| OBSERVED AND CALCULATED STRUCTURE FACTORS FOR THE SAMPLE - NATURAL CRYSTAL |  |
| --- | --- |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| 2 0 0 137 144 11 5 0 414 -404 -7 1 1 380 -385 -10 4 1 312 -304 -1 7 1 417 -433 |  |
| 4 0 0 138 145 0 6 0 1064-1088 -5 1 1 153 150 -8 4 1 144 -142 1 7 1 576 -590 |  |
| 6 0 0 898 890 2 6 0 242 253 -3 1 1 867 -863 -6 4 1 98 -93 3 7 1 58 -51 |  |
| 8 0 0 784 795 4 6 0 201 -194 -1 1 1 64 -70 -4 4 1 114 -74 5 7 1 479 -490 |  |
| 10 0 0 605 596 8 6 0 189 -187 1 1 1 140 -144 -2 4 1 240 244 7 7 1 81 -81 |  |
| 12 0 0 107 -94 10 6 0 410 -402 3 1 1 766 -772 0 4 1 887 -904 9 7 1 497 -499 |  |
| 1 1 0 49 40 12 6 0 321 318 5 1 1 47 44 2 4 1 247 246 -8 8 1 390 -397 |  |
| 3 1 0 834 817 1 7 0 35 -21 7 1 1 306 -310 4 4 1 360 -358 -6 8 1 220 -222 |  |
| 5 1 0 616 -610 3 7 0 104 100 9 1 1 50 51 6 4 1 59 61 -4 8 1 218 -213 |  |
| 7 1 0 446 456 5 7 0 460 453 11 1 1 341 -346 10 4 1 339 -335 -2 8 1 983 -992 |  |
| 11 1 0 294 292 7 7 0 289 -290 -12 2 1 692 696 -11 5 1 113 -116 0 8 1 212 221 |  |
| 13 1 0 142 -143 9 7 0 205 208 -8 2 1 392 390 -9 5 1 82 86 2 8 1 569 -577 |  |
| 0 2 0 231 229 0 8 0 28 -19 -6 2 1 473 483 -7 5 1 59 51 4 8 1 206 -211 |  |
| 2 2 0 672 -659 2 8 0 245 -250 -4 2 1 681 675 -5 5 1 75 78 6 8 1 566 -569 |  |
| 4 2 0 237 -234 4 8 0 370 -372 -2 2 1 1392 1365 -3 5 1 187 -179 8 8 1 221 -203 |  |
| 6 2 0 182 -186 6 8 0 47 -43 0 2 1 398 -380 -1 5 1 271 280 -9 9 1 62 -58 |  |
| 8 2 0 235 -230 8 8 0 62 -65 2 2 1 1108 1090 1 5 1 73 83 -7 9 1 555 560 |  |
| 12 2 0 190 -189 10 8 0 276 -274 4 2 1 311 300 3 5 1 220 -216 -5 9 1 431 -428 |  |
| 1 3 0 100 93 1 9 0 44 -50 6 2 1 723 732 5 5 1 174 178 -3 9 1 77 82 |  |
| 3 3 0 616 614 3 9 0 190 195 8 2 1 439 428 7 5 1 33 26 -1 9 1 73 71 |  |
| 5 3 0 391 381 5 9 0 180 -186 10 2 1 64 -53 9 5 1 55 51 1 9 1 172 171 |  |
| 7 3 0 87 -90 7 9 0 154 147 12 2 1 478 476 11 5 1 81 -76 3 9 1 145 152 |  |
| 9 3 0 302 303 9 9 0 79 -83 -13 3 1 228 225 -10 6 1 210 214 5 9 1 343 -335 |  |
| 11 3 0 173 178 0 10 0 720 722 -11 3 1 315 314 -6 6 1 264 261 7 9 1 339 338 |  |
| 0 4 0 34 -30 2 10 0 60 65 -9 3 1 729 731 -4 6 1 352 346 -8 10 1 128 -117 |  |
| 2 4 0 176 172 4 10 0 520 519 -7 3 1 432 -442 -2 6 1 104 -118 -2 10 1 365 -349 |  |
| 4 4 0 640 -648 6 10 0 214 223 -5 3 1 1155 1166 0 6 1 469 475 0 10 1 176 180 |  |
| 6 4 0 281 279 8 10 0 182 182 -3 3 1 1005 996 2 6 1 204 193 2 10 1 62 -52 |  |
| 8 4 0 152 147 1 11 0 82 93 -1 3 1 914 916 4 6 1 231 227 4 10 1 77 -62 |  |
| 10 4 0 462 -459 3 11 0 270 279 1 3 1 168 -169 6 6 1 59 57 6 10 1 187 -182 |  |
| 12 4 0 191 196 5 11 0 304 -282 3 3 1 393 382 8 6 1 215 210 -7 11 1 211 -216 |  |
| 1 5 0 970 -971 7 11 0 347 359 5 3 1 1528 1532 10 6 1 205 209 -5 11 1 199 -209 |  |
| 3 5 0 699 -715 0 12 0 417 388 7 3 1 150 -159 -11 7 1 119 -119 -3 11 1 55 -69 |  |
| 5 5 0 95 111 2 12 0 240 -249 9 3 1 462 459 -9 7 1 293 -296 -1 11 1 80 -85 |  |
| 7 5 0 1130-1139 -11 1 1 267 -274 11 3 1 141 141 -5 7 1 838 -855 1 11 1 302 -306 |  |
| 9 5 0 145 -139 -9 1 1 39 -33 -12 4 1 301 294 -3 7 1 77 80 3 11 1 135 -145 |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| 5 11 1 49 27 2 2 2 479 477 3 5 2 1109 1117 -7 9 2 251 -245 -12 2 3 550 -550 |  |
| -2 12 1 290 259 4 2 2 353 -359 5 5 2 40 13 -5 9 2 161 163 -10 2 3 87 -84 |  |
| 0 12 1 38 -47 6 2 2 400 399 7 5 2 586 587 -3 9 2 101 -99 -8 2 3 678 -684 |  |
| 2 12 1 429 404 8 2 2 349 346 9 5 2 142 153 -1 9 2 60 60 -6 2 3 98 -97 |  |
| -14 0 2 578 -587 10 2 2 100 -96 -12 6 2 242 -234 1 9 2 87 -76 -4 2 3 266 -258 |  |
| -12 0 2 105 92 -13 3 2 186 -189 -10 6 2 118 103 3 9 2 62 -56 -2 2 3 1225-1239 |  |
| -10 0 2 737 -736 -11 3 2 40 -40 -8 6 2 52 45 5 9 2 151 149 0 2 3 100 -97 |  |
| -8 0 2 343 -344 -9 3 2 147 -145 -6 6 2 596 589 7 9 2 194 -183 2 2 3 757 -765 |  |
| -6 0 2 1045-1054 -7 3 2 289 -282 -4 6 2 99 86 -8 10 2 153 -157 4 2 3 53 57 |  |
| -4 0 2 1139-1140 -5 3 2 329 -324 -2 6 2 637 -659 -6 10 2 250 -255 6 2 3 651 -648 |  |
| -2 0 2 362 343 -3 3 2 99 88 0 6 2 995 1006 -4 10 2 472 -477 8 2 3 347 -346 |  |
| 0 0 2 1547-1524 -1 3 2 580 -585 2 6 2 35 -26 -2 10 2 131 -130 10 2 3 61 -61 |  |
| 2 0 2 968 -959 1 3 2 448 -446 4 6 2 248 248 0 10 2 558 -566 -11 3 3 371 -368 |  |
| 4 0 2 1168-1186 3 3 2 49 48 6 6 2 133 -132 4 10 2 632 -630 -9 3 3 809 -806 |  |
| 6 0 2 43 45 5 3 2 302 -298 8 6 2 159 153 6 10 2 129 -133 -7 3 3 238 247 |  |
| 8 0 2 457 -465 7 3 2 246 -243 10 6 2 260 255 -7 11 2 439 -449 -5 3 3 746 -751 |  |
| 10 0 2 815 -824 9 3 2 138 -141 -9 7 2 181 -181 -5 11 2 196 174 -3 3 3 297 -286 |  |
| -13 1 2 186 -192 11 3 2 34 -27 -7 7 2 171 172 -3 11 2 222 -231 -1 3 3 1190-1216 |  |
| -9 1 2 265 275 -12 4 2 261 -251 -5 7 2 317 -314 -1 11 2 104 86 1 3 3 291 -281 |  |
| -7 1 2 996-1008 -10 4 2 228 225 -3 7 2 120 129 1 11 2 175 -189 5 3 3 826 -830 |  |
| -5 1 2 327 331 -6 4 2 140 146 -1 7 2 359 -364 3 11 2 271 -279 7 3 3 122 -126 |  |
| -3 1 2 67 70 -4 4 2 46 55 1 7 2 60 -60 5 11 2 222 203 9 3 3 532 -537 |  |
| -1 1 2 36 13 -2 4 2 248 -243 3 7 2 204 211 -2 12 2 363 364 -12 4 3 140 -134 |  |
| 1 1 2 686 -674 0 4 2 624 630 5 7 2 351 -351 0 12 2 249 -225 -10 4 3 212 211 |  |
| 3 1 2 280 -284 2 4 2 446 -441 9 7 2 165 -166 -13 1 3 73 76 -8 4 3 188 -192 |  |
| 5 1 2 390 389 4 4 2 340 352 -10 8 2 160 157 -11 1 3 97 105 -6 4 3 375 382 |  |
| 7 1 2 530 -534 8 4 2 85 -84 -8 8 2 181 180 -9 1 3 86 87 -4 4 3 318 313 |  |
| 9 1 2 248 250 10 4 2 94 87 -6 8 2 130 135 -7 1 3 426 427 -2 4 3 446 -462 |  |
| 11 1 2 246 -243 -13 5 2 223 226 -4 8 2 153 157 -5 1 3 259 -260 0 4 3 442 444 |  |
| -12 2 2 331 338 -11 5 2 371 374 -2 8 2 247 242 -3 1 3 686 685 4 4 3 408 417 |  |
| -10 2 2 250 -251 -9 5 2 178 174 0 8 2 225 225 -1 1 3 126 122 6 4 3 145 -142 |  |
| -8 2 2 296 293 -7 5 2 945 954 2 8 2 91 94 1 1 3 52 46 8 4 3 75 72 |  |
| -6 2 2 529 521 -5 5 2 124 101 4 8 2 226 228 3 1 3 355 352 10 4 3 207 212 |  |
| -4 2 2 191 -187 -3 5 2 1041 1064 6 8 2 216 221 5 1 3 150 147 -11 5 3 69 -68 |  |
| -2 2 2 209 212 -1 5 2 148 146 8 8 2 64 62 7 1 3 295 302 -9 5 3 80 77 |  |
| 0 2 2 623 615 1 5 2 709 703 -9 9 2 134 135 9 1 3 157 -153 -7 5 3 58 56 |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| -5 5 3 334 -339 3 9 3 328 -329 -6 2 4 44 -37 -8 6 4 343 341 1 1 5 167 -169 |  |
| -3 5 3 214 216 5 9 3 320 315 -4 2 4 349 -343 -6 6 4 352 -349 3 1 5 102 -106 |  |
| -1 5 3 54 43 -4 10 3 46 35 -2 2 4 222 -228 -4 6 4 484 -482 5 1 5 122 -121 |  |
| 1 5 3 251 -258 -2 10 3 149 134 0 2 4 165 171 -2 6 4 287 296 7 1 5 322 -331 |  |
| 5 5 3 115 105 0 10 3 48 -50 2 2 4 562 -562 0 6 4 222 -208 -12 2 5 405 404 |  |
| 9 5 3 213 -210 2 10 3 216 204 4 2 4 67 -55 2 6 4 62 62 -8 2 5 661 661 |  |
| -10 6 3 239 -232 4 10 3 130 -144 8 2 4 160 -161 4 6 4 573 -571 -6 2 5 181 174 |  |
| -8 6 3 124 -122 -3 11 3 154 159 -11 3 4 192 189 6 6 4 235 233 -4 2 5 190 193 |  |
| -6 6 3 152 -145 -1 11 3 138 145 -9 3 4 245 248 -9 7 4 283 281 -2 2 5 505 508 |  |
| -4 6 3 179 -178 1 11 3 145 151 -7 3 4 51 -51 -7 7 4 190 -189 0 2 5 150 149 |  |
| -2 6 3 160 -160 3 11 3 128 136 -5 3 4 288 277 -5 7 4 209 207 2 2 5 750 755 |  |
| 0 6 3 336 -332 -12 0 4 154 165 -3 3 4 282 280 -3 7 4 66 -70 4 2 5 138 -133 |  |
| 2 6 3 57 57 -10 0 4 462 464 -1 3 4 166 161 -1 7 4 284 276 6 2 5 352 359 |  |
| 4 6 3 353 -356 -6 0 4 1091 1112 1 3 4 91 89 5 7 4 174 166 -11 3 5 124 119 |  |
| 6 6 3 128 -126 -4 0 4 818 811 3 3 4 292 298 -8 8 4 166 -164 -9 3 5 673 669 |  |
| 8 6 3 71 -71 -2 0 4 76 -59 5 3 4 207 201 -6 8 4 45 -44 -7 3 5 154 156 |  |
| -11 7 3 129 130 0 0 4 1057 1066 9 3 4 228 234 -4 8 4 185 -184 -5 3 5 491 482 |  |
| -9 7 3 412 409 2 0 4 244 233 -12 4 4 253 253 -2 8 4 263 -256 -3 3 5 154 -162 |  |
| -5 7 3 560 565 4 0 4 911 922 -10 4 4 375 -374 0 8 4 114 -115 -1 3 5 934 930 |  |
| -1 7 3 592 594 6 0 4 217 216 -8 4 4 168 163 2 8 4 79 -71 1 3 5 291 298 |  |
| 1 7 3 258 264 8 0 4 343 344 -4 4 4 232 -232 4 8 4 237 -236 3 3 5 118 112 |  |
| 3 7 3 107 93 -13 1 4 149 147 0 4 4 148 -150 -7 9 4 100 91 5 3 5 432 430 |  |
| 5 7 3 445 445 -11 1 4 152 150 2 4 4 341 331 -5 9 4 128 -134 -10 4 5 281 -280 |  |
| -8 8 3 386 388 -9 1 4 160 -154 4 4 4 455 -449 -3 9 4 223 217 -8 4 5 190 187 |  |
| -6 8 3 172 166 -7 1 4 292 293 6 4 4 106 105 -1 9 4 150 -151 -6 4 5 164 -161 |  |
| -4 8 3 223 227 -5 1 4 116 -125 8 4 4 72 70 3 9 4 97 89 -4 4 5 205 -201 |  |
| -2 8 3 631 638 -3 1 4 770 786 -11 5 4 230 -230 -6 10 4 356 348 0 4 5 222 -228 |  |
| 2 8 3 690 680 -1 1 4 499 -492 -7 5 4 861 -866 -4 10 4 302 301 2 4 5 251 251 |  |
| 4 8 3 141 -136 1 1 4 48 33 -5 5 4 156 -150 -2 10 4 162 162 4 4 5 437 -430 |  |
| 6 8 3 421 423 3 1 4 492 491 -3 5 4 806 -809 0 10 4 518 515 -9 5 5 69 64 |  |
| -9 9 3 343 340 5 1 4 100 -85 -1 5 4 138 -132 -11 1 5 56 -54 -7 5 5 71 -68 |  |
| -7 9 3 393 -393 7 1 4 147 142 1 5 4 563 -564 -9 1 5 47 -51 -5 5 5 108 115 |  |
| -5 9 3 39 -22 9 1 4 187 -188 3 5 4 544 -539 -7 1 5 337 -333 3 5 5 74 69 |  |
| -3 9 3 155 -142 -12 2 4 274 -275 5 5 4 223 -223 -5 1 5 159 159 5 5 5 42 41 |  |
| -1 9 3 396 389 -10 2 4 80 -83 7 5 4 600 -600 -3 1 5 429 -432 -10 6 5 188 190 |  |
| 1 9 3 290 -291 -8 2 4 117 -125 -10 6 4 313 -308 -1 1 5 67 -69 -8 6 5 45 -46 |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| -6 6 5 256 246 -3 9 5 411 410 -8 2 6 223 217 2 4 6 315 -312 -1 7 6 244 -237 |  |
| -4 6 5 201 198 -1 9 5 212 -205 -6 2 6 151 153 4 4 6 104 87 -7 1 7 241 247 |  |
| 0 6 5 256 256 -10 0 6 790 -794 -4 2 6 95 98 -9 5 6 196 195 -5 1 7 107 -102 |  |
| 2 6 5 104 96 -8 0 6 199 197 -2 2 6 110 110 -7 5 6 348 346 -3 1 7 260 264 |  |
| 4 6 5 206 200 -6 0 6 413 -413 0 2 6 84 79 -5 5 6 54 54 -1 1 7 81 85 |  |
| -9 7 5 200 -195 -4 0 6 734 -727 2 2 6 307 301 -3 5 6 842 848 1 1 7 209 218 |  |
| -5 7 5 603 -610 -2 0 6 361 -367 -9 3 6 88 -88 -1 5 6 59 55 -8 2 7 484 -492 |  |
| -3 7 5 125 116 0 0 6 401 -400 -7 3 6 196 -199 1 5 6 310 311 -6 2 7 131 -134 |  |
| -1 7 5 311 -311 2 0 6 60 -59 -5 3 6 181 -184 3 5 6 360 365 -4 2 7 256 -257 |  |
| 1 7 5 280 -279 4 0 6 792 -804 -1 3 6 275 -274 -8 6 6 286 -291 -2 2 7 246 -246 |  |
| 3 7 5 241 -242 -9 1 6 108 106 1 3 6 180 -178 -6 6 6 220 212 0 2 7 43 -43 |  |
| -8 8 5 585 -586 -7 1 6 306 -296 3 3 6 58 -53 -4 6 6 181 181 -7 3 7 228 -236 |  |
| -6 8 5 51 -47 -5 1 6 231 228 -8 4 6 80 -81 -2 6 6 79 4 -5 3 7 561 -569 |  |
| -4 8 5 103 -97 -3 1 6 381 -386 -6 4 6 194 190 0 6 6 230 221 -3 3 7 216 209 |  |
| -2 8 5 483 -479 -1 1 6 80 79 -4 4 6 126 -127 2 6 6 237 -244 -1 3 7 443 -437 |  |
| 0 8 5 76 -85 1 1 6 144 -137 -2 4 6 33 -17 -5 7 6 212 -214 -6 4 7 152 149 |  |
| 2 8 5 485 -487 3 1 6 72 67 0 4 6 342 340 -3 7 6 228 224 -4 4 7 79 79 |  |
| -5 9 5 128 -118 -10 2 6 106 -99 |  |
| OBSERVED AND CALCULATED STRUCTURE FACTORS FOR THE SAMPLE - ORDERING 700°C 15 MINUTES |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| 2 0 0 126 137 2 6 0 262 272 5 1 1 44 47 6 4 1 70 68 0 8 1 219 225 |  |
| 4 0 0 140 148 4 6 0 183 -179 7 1 1 298 -300 10 4 1 337 -333 2 8 1 555 -569 |  |
| 6 0 0 877 867 8 6 0 181 -181 9 1 1 53 52 -11 5 1 111 -109 4 8 1 190 -196 |  |
| 8 0 0 778 791 10 6 0 391 -387 11 1 1 348 -351 -9 5 1 89 93 6 8 1 557 -565 |  |
| 10 0 0 597 584 12 6 0 319 322 -12 2 1 690 695 -7 5 1 70 66 8 8 1 213 -191 |  |
| 12 0 0 104 -89 3 7 0 115 107 -8 2 1 383 388 -5 5 1 89 95 -7 9 1 576 575 |  |
| 1 1 0 47 39 5 7 0 453 453 -6 2 1 483 493 -3 5 1 164 -158 -5 9 1 422 -412 |  |
| 5 1 0 614 -610 7 7 0 296 -291 -4 2 1 672 670 -1 5 1 294 299 -3 9 1 99 93 |  |
| 7 1 0 443 449 9 7 0 207 203 -2 2 1 1306 1267 1 5 1 92 100 -1 9 1 90 92 |  |
| 11 1 0 304 300 2 8 0 268 -277 0 2 1 378 -369 3 5 1 194 -200 1 9 1 196 197 |  |
| 13 1 0 150 -155 4 8 0 388 -392 2 2 1 1071 1056 5 5 1 187 192 3 9 1 153 162 |  |
| 0 2 0 238 236 6 8 0 56 -55 4 2 1 305 293 11 5 1 57 -73 5 9 1 315 -316 |  |
| 2 2 0 643 -636 8 8 0 81 -84 6 2 1 724 738 -10 6 1 219 218 7 9 1 343 348 |  |
| 4 2 0 232 -228 10 8 0 293 -291 8 2 1 432 421 -6 6 1 274 269 -8 10 1 137 -120 |  |
| 6 2 0 182 -190 3 9 0 198 201 12 2 1 458 467 -4 6 1 355 351 -2 10 1 375 -366 |  |
| 8 2 0 226 -220 5 9 0 181 -185 -13 3 1 231 230 -2 6 1 101 -113 0 10 1 161 166 |  |
| 12 2 0 185 -185 7 9 0 165 154 -11 3 1 306 300 0 6 1 472 485 4 10 1 97 -82 |  |
| 1 3 0 112 103 9 9 0 81 -77 -9 3 1 725 725 2 6 1 212 199 6 10 1 217 -204 |  |
| 3 3 0 610 621 0 10 0 729 731 -7 3 1 440 -447 4 6 1 234 234 -7 11 1 244 -229 |  |
| 5 3 0 399 393 2 10 0 76 77 -5 3 1 1123 1130 6 6 1 63 57 -5 11 1 218 -222 |  |
| 7 3 0 86 -86 4 10 0 533 529 -3 3 1 955 962 8 6 1 226 218 -3 11 1 68 -84 |  |
| 9 3 0 309 309 6 10 0 221 227 -1 3 1 859 880 10 6 1 211 212 -1 11 1 94 -96 |  |
| 11 3 0 181 183 8 10 0 193 196 1 3 1 192 -185 -11 7 1 120 -126 1 11 1 323 -319 |  |
| 0 4 0 46 -40 1 11 0 85 72 3 3 1 383 382 -9 7 1 312 -307 3 11 1 151 -156 |  |
| 2 4 0 163 160 3 11 0 260 259 5 3 1 1437 1452 -5 7 1 849 -864 -2 12 1 309 278 |  |
| 4 4 0 642 -656 5 11 0 314 -297 7 3 1 158 -166 -3 7 1 62 66 2 12 1 451 420 |  |
| 6 4 0 284 282 7 11 0 335 337 9 3 1 456 459 -1 7 1 444 -453 -14 0 2 570 -586 |  |
| 8 4 0 141 135 0 12 0 418 387 11 3 1 115 127 1 7 1 575 -598 -12 0 2 103 96 |  |
| 10 4 0 469 -464 2 12 0 250 -252 -12 4 1 297 293 3 7 1 71 -65 -10 0 2 738 -737 |  |
| 12 4 0 196 193 -11 1 1 276 -277 -10 4 1 322 -307 5 7 1 488 -500 -8 0 2 351 -346 |  |
| 1 5 0 930 -957 -7 1 1 388 -385 -8 4 1 161 -157 7 7 1 98 -96 -6 0 2 1034-1029 |  |
| 3 5 0 690 -712 -5 1 1 161 156 -6 4 1 97 -96 9 7 1 506 -506 -4 0 2 1135-1097 |  |
| 5 5 0 88 103 -3 1 1 866 -840 -4 4 1 92 -75 -8 8 1 387 -390 2 0 2 938 -927 |  |
| 7 5 0 1115-1122 -1 1 1 58 -62 -2 4 1 226 235 -6 8 1 220 -221 4 0 2 1131-1150 |  |
| 9 5 0 143 -135 1 1 1 146 -146 2 4 1 225 231 -4 8 1 205 -203 6 0 2 53 57 |  |
| 11 5 0 420 -415 3 1 1 754 -761 4 4 1 368 -365 -2 8 1 942 -971 8 0 2 473 -472 |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| 10 0 2 786 -793 -12 4 2 257 -252 -1 7 2 367 -367 5 11 2 224 211 9 3 3 509 -525 |  |
| -13 1 2 175 -186 -10 4 2 237 229 1 7 2 57 -48 -2 12 2 369 371 -12 4 3 142 -135 |  |
| -9 1 2 275 278 -6 4 2 148 154 3 7 2 205 213 0 12 2 239 -220 -10 4 3 210 214 |  |
| -7 1 2 983 -996 -4 4 2 59 62 5 7 2 337 -347 -13 1 3 68 75 -8 4 3 184 -183 |  |
| -5 1 2 339 339 -2 4 2 238 -230 9 7 2 166 -160 -11 1 3 102 105 -6 4 3 395 392 |  |
| -3 1 2 76 75 0 4 2 610 627 -10 8 2 181 168 -9 1 3 88 87 -4 4 3 318 315 |  |
| -1 1 2 36 21 2 4 2 424 -432 -8 8 2 208 205 -7 1 3 433 427 -2 4 3 434 -451 |  |
| 1 1 2 683 -667 4 4 2 357 371 -6 8 2 158 152 -5 1 3 267 -260 0 4 3 436 442 |  |
| 3 1 2 270 -271 8 4 2 73 -75 -4 8 2 177 174 -3 1 3 696 684 4 4 3 427 425 |  |
| 5 1 2 391 379 10 4 2 87 88 -2 8 2 272 266 -1 1 3 114 110 6 4 3 151 -146 |  |
| 7 1 2 530 -521 -13 5 2 214 221 0 8 2 240 242 1 1 3 47 44 8 4 3 81 80 |  |
| 9 1 2 257 256 -11 5 2 380 386 2 8 2 112 117 3 1 3 355 345 10 4 3 202 204 |  |
| 11 1 2 254 -248 -9 5 2 181 178 4 8 2 237 248 5 1 3 159 154 -11 5 3 79 -80 |  |
| -12 2 2 336 340 -7 5 2 933 947 6 8 2 233 234 7 1 3 291 289 -9 5 3 70 68 |  |
| -10 2 2 253 -256 -5 5 2 128 105 8 8 2 76 72 9 1 3 175 -158 -7 5 3 60 45 |  |
| -8 2 2 287 287 -3 5 2 1020 1054 -9 9 2 134 133 -12 2 3 551 -559 -5 5 3 345 -350 |  |
| -6 2 2 525 517 -1 5 2 144 143 -7 9 2 270 -258 -10 2 3 93 -85 -3 5 3 199 200 |  |
| -4 2 2 204 -194 1 5 2 686 706 -5 9 2 157 161 -8 2 3 678 -685 -1 5 3 49 24 |  |
| -2 2 2 205 207 5 5 2 50 22 -3 9 2 104 -105 -6 2 3 106 -100 1 5 3 261 -273 |  |
| 0 2 2 607 611 7 5 2 582 580 -1 9 2 56 58 -4 2 3 270 -270 5 5 3 103 99 |  |
| 2 2 2 460 460 9 5 2 139 146 1 9 2 97 -87 -2 2 3 1202-1196 9 5 3 211 -217 |  |
| 4 2 2 373 -371 -12 6 2 252 -246 5 9 2 143 143 0 2 3 119 -105 -10 6 3 237 -237 |  |
| 6 2 2 394 402 -10 6 2 108 90 7 9 2 201 -186 2 2 3 765 -761 -8 6 3 130 -125 |  |
| 8 2 2 340 337 -8 6 2 48 41 -8 10 2 170 -166 6 2 3 659 -648 -6 6 3 171 -157 |  |
| 10 2 2 108 -99 -6 6 2 577 573 -6 10 2 266 -265 8 2 3 339 -331 -4 6 3 189 -184 |  |
| -13 3 2 193 -196 -4 6 2 71 60 -4 10 2 497 -489 10 2 3 75 -73 -2 6 3 165 -165 |  |
| -9 3 2 154 -153 -2 6 2 649 -668 -2 10 2 147 -141 -11 3 3 367 -366 0 6 3 332 -335 |  |
| -7 3 2 294 -290 2 6 2 49 -46 0 10 2 570 -568 -9 3 3 794 -798 2 6 3 48 52 |  |
| -5 3 2 342 -332 4 6 2 231 234 4 10 2 630 -643 -7 3 3 250 258 4 6 3 358 -361 |  |
| -3 3 2 87 78 6 6 2 154 -150 6 10 2 138 -129 -5 3 3 733 -742 6 6 3 116 -122 |  |
| -1 3 2 598 -597 8 6 2 145 150 -7 11 2 432 -434 -3 3 3 291 -282 8 6 3 67 -75 |  |
| 1 3 2 448 -448 10 6 2 227 230 -5 11 2 219 193 -1 3 3 1157-1176 -11 7 3 152 139 |  |
| 3 3 2 41 40 -9 7 2 181 -179 -3 11 2 203 -211 1 3 3 251 -252 -9 7 3 432 421 |  |
| 5 3 2 315 -306 -7 7 2 171 176 -1 11 2 125 105 3 3 3 39 -28 -5 7 3 581 577 |  |
| 7 3 2 250 -247 -5 7 2 310 -310 1 11 2 159 -172 5 3 3 804 -803 -1 7 3 596 612 |  |
| 9 3 2 144 -143 -3 7 2 122 123 3 11 2 249 -252 7 3 3 110 -116 1 7 3 259 274 |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| 3 7 3 106 108 -7 1 4 290 290 -11 5 4 229 -231 -4 10 4 303 305 2 4 5 237 242 |  |
| 5 7 3 436 440 -5 1 4 119 -126 -7 5 4 874 -866 -2 10 4 181 182 4 4 5 438 -428 |  |
| -8 8 3 392 383 -3 1 4 793 775 -5 5 4 155 -149 0 10 4 518 513 -9 5 5 77 73 |  |
| -6 8 3 158 161 -1 1 4 513 -501 -3 5 4 815 -807 -11 1 5 52 -54 -7 5 5 63 -56 |  |
| -4 8 3 235 226 1 1 4 59 44 -1 5 4 137 -132 -9 1 5 53 -55 -5 5 5 125 125 |  |
| -2 8 3 609 621 3 1 4 490 470 1 5 4 565 -569 -7 1 5 334 -329 3 5 5 79 81 |  |
| 2 8 3 660 670 7 1 4 142 135 3 5 4 515 -516 -5 1 5 169 161 -10 6 5 194 199 |  |
| 4 8 3 152 -147 9 1 4 195 -186 5 5 4 233 -233 -3 1 5 450 -436 -8 6 5 43 -47 |  |
| 6 8 3 410 417 -12 2 4 278 -277 7 5 4 590 -586 -1 1 5 64 -65 -6 6 5 256 253 |  |
| -9 9 3 346 330 -10 2 4 87 -85 -10 6 4 302 -299 1 1 5 165 -166 -4 6 5 202 200 |  |
| -7 9 3 421 -410 -8 2 4 111 -121 -8 6 4 363 355 3 1 5 86 -92 0 6 5 253 253 |  |
| -3 9 3 151 -152 -4 2 4 355 -341 -6 6 4 347 -346 5 1 5 131 -129 2 6 5 100 96 |  |
| -1 9 3 381 376 -2 2 4 214 -213 -4 6 4 470 -461 7 1 5 305 -318 4 6 5 200 204 |  |
| 1 9 3 303 -315 0 2 4 164 165 -2 6 4 307 310 -12 2 5 393 413 -9 7 5 209 -200 |  |
| 3 9 3 337 -333 2 2 4 565 -556 0 6 4 186 -190 -8 2 5 658 665 -5 7 5 626 -621 |  |
| 5 9 3 300 295 4 2 4 44 -40 2 6 4 71 67 -6 2 5 176 168 -3 7 5 124 111 |  |
| -2 10 3 159 152 8 2 4 158 -156 4 6 4 536 -549 -4 2 5 213 208 -1 7 5 325 -320 |  |
| 2 10 3 218 209 -11 3 4 193 199 6 6 4 248 251 -2 2 5 507 497 1 7 5 280 -281 |  |
| 4 10 3 121 -133 -9 3 4 253 256 -9 7 4 282 283 0 2 5 151 154 3 7 5 245 -261 |  |
| -3 11 3 166 174 -7 3 4 54 -46 -7 7 4 194 -195 2 2 5 760 741 -8 8 5 583 -585 |  |
| -1 11 3 154 156 -5 3 4 301 287 -5 7 4 206 203 4 2 5 138 -132 -4 8 5 102 -100 |  |
| 1 11 3 156 165 -3 3 4 289 284 -3 7 4 74 -69 6 2 5 368 360 -2 8 5 458 -461 |  |
| 3 11 3 135 142 -1 3 4 174 169 -1 7 4 277 277 -11 3 5 136 123 0 8 5 76 -82 |  |
| -12 0 4 151 161 1 3 4 95 95 5 7 4 156 151 -9 3 5 655 665 2 8 5 462 -473 |  |
| -10 0 4 468 463 3 3 4 303 302 -8 8 4 179 -180 -7 3 5 153 151 -3 9 5 417 417 |  |
| -6 0 4 1114 1104 5 3 4 208 199 -4 8 4 204 -206 -5 3 5 479 470 -1 9 5 199 -198 |  |
| -4 0 4 816 784 9 3 4 234 233 -2 8 4 279 -271 -3 3 5 164 -164 -10 0 6 760 -793 |  |
| -2 0 4 57 -56 -12 4 4 248 252 0 8 4 128 -125 -1 3 5 907 919 -8 0 6 212 206 |  |
| 0 0 4 1050 1040 -10 4 4 382 -384 2 8 4 84 -90 1 3 5 259 268 -6 0 6 428 -426 |  |
| 2 0 4 241 228 -8 4 4 170 166 4 8 4 248 -251 3 3 5 119 116 -4 0 6 724 -709 |  |
| 4 0 4 910 899 -4 4 4 241 -237 -7 9 4 104 91 5 3 5 408 410 -2 0 6 364 -362 |  |
| 6 0 4 195 196 0 4 4 148 -146 -5 9 4 126 -125 -10 4 5 278 -282 0 0 6 381 -381 |  |
| 8 0 4 358 351 2 4 4 325 326 -3 9 4 235 227 -8 4 5 182 184 2 0 6 69 -67 |  |
| -13 1 4 146 144 4 4 4 461 -458 -1 9 4 151 -155 -6 4 5 172 -174 4 0 6 759 -776 |  |
| -11 1 4 145 149 6 4 4 103 104 3 9 4 98 93 -4 4 5 205 -199 -9 1 6 100 105 |  |
| -9 1 4 162 -156 8 4 4 63 60 -6 10 4 362 357 0 4 5 223 -223 -7 1 6 298 -292 |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| -5 1 6 242 228 2 2 6 295 295 0 4 6 323 337 -4 6 6 161 162 -8 2 7 471 -498 |  |
| -3 1 6 391 -381 -9 3 6 87 -93 2 4 6 302 -308 0 6 6 199 199 -6 2 7 115 -126 |  |
| -1 1 6 91 86 -7 3 6 209 -208 4 4 6 93 93 2 6 6 230 -243 -4 2 7 266 -265 |  |
| 1 1 6 146 -142 -5 3 6 185 -187 -9 5 6 197 203 -5 7 6 200 -204 -2 2 7 241 -235 |  |
| 3 1 6 88 79 -1 3 6 275 -279 -7 5 6 351 344 -3 7 6 226 225 -7 3 7 225 -237 |  |
| -10 2 6 109 -104 1 3 6 175 -175 -5 5 6 63 61 -1 7 6 238 -239 -5 3 7 542 -548 |  |
| -8 2 6 221 218 3 3 6 64 -58 -3 5 6 826 836 -7 1 7 230 245 -3 3 7 220 211 |  |
| -6 2 6 149 150 -10 4 6 124 128 1 5 6 311 322 -5 1 7 108 -104 -1 3 7 424 -436 |  |
| -4 2 6 101 99 -8 4 6 83 -75 3 5 6 329 344 -3 1 7 258 259 -6 4 7 159 157 |  |
| -2 2 6 100 98 -6 4 6 198 195 -8 6 6 296 -303 -1 1 7 86 85 -4 4 7 80 79 |  |
| 0 2 6 73 77 -4 4 6 137 -135 -6 6 6 211 211 1 1 7 201 218 |  |
| OBSERVED AND CALCULATED STRUCTURE FACTORS FOR THE SAMPLE - ORDERING 700°C 120 MINUTES |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| 2 0 0 130 138 0 6 0 1011-1046 -7 1 1 369 -379 -6 4 1 104 -100 1 7 1 600 -612 |  |
| 4 0 0 146 147 2 6 0 269 275 -5 1 1 154 155 -4 4 1 83 -76 3 7 1 69 -66 |  |
| 6 0 0 883 857 4 6 0 184 -181 -3 1 1 852 -829 -2 4 1 230 235 5 7 1 501 -505 |  |
| 8 0 0 782 784 6 6 0 36 23 -1 1 1 62 -63 0 4 1 895 -895 7 7 1 103 -98 |  |
| 10 0 0 601 578 8 6 0 180 -181 1 1 1 141 -145 2 4 1 232 231 9 7 1 518 -513 |  |
| 12 0 0 106 -94 10 6 0 394 -383 3 1 1 746 -755 4 4 1 369 -368 -8 8 1 388 -394 |  |
| 1 1 0 46 39 12 6 0 327 321 5 1 1 47 46 6 4 1 60 67 -6 8 1 222 -225 |  |
| 5 1 0 610 -606 3 7 0 118 111 7 1 1 298 -301 10 4 1 344 -335 -4 8 1 210 -203 |  |
| 7 1 0 439 449 5 7 0 457 458 9 1 1 55 55 -11 5 1 105 -107 -2 8 1 956 -984 |  |
| 11 1 0 302 293 7 7 0 301 -295 11 1 1 351 -350 -9 5 1 93 91 0 8 1 222 225 |  |
| 13 1 0 152 -149 9 7 0 205 203 -12 2 1 678 678 -7 5 1 65 69 2 8 1 579 -580 |  |
| 0 2 0 248 237 0 8 0 32 -36 -8 2 1 383 384 -5 5 1 84 94 4 8 1 197 -200 |  |
| 2 2 0 639 -632 2 8 0 273 -282 -6 2 1 479 490 -3 5 1 162 -156 6 8 1 573 -576 |  |
| 4 2 0 229 -226 4 8 0 397 -398 -4 2 1 658 664 -1 5 1 301 303 8 8 1 204 -196 |  |
| 6 2 0 187 -190 6 8 0 58 -58 2 2 1 1071 1042 1 5 1 97 99 -7 9 1 576 581 |  |
| 8 2 0 225 -219 8 8 0 77 -81 4 2 1 304 292 3 5 1 206 -198 -5 9 1 416 -420 |  |
| 12 2 0 181 -183 10 8 0 295 -292 6 2 1 729 739 5 5 1 190 193 -3 9 1 89 95 |  |
| 1 3 0 113 104 1 9 0 41 -44 8 2 1 430 421 7 5 1 44 45 -1 9 1 92 92 |  |
| 3 3 0 612 622 3 9 0 207 205 10 2 1 54 -47 9 5 1 63 61 1 9 1 195 196 |  |
| 5 3 0 397 394 5 9 0 181 -186 12 2 1 480 466 11 5 1 77 -73 3 9 1 159 165 |  |
| 7 3 0 84 -85 7 9 0 171 159 -13 3 1 231 223 -10 6 1 212 216 5 9 1 325 -323 |  |
| 9 3 0 306 308 9 9 0 93 -84 -11 3 1 299 297 -8 6 1 30 26 7 9 1 359 355 |  |
| 11 3 0 175 180 0 10 0 745 748 -9 3 1 694 714 -6 6 1 266 270 -8 10 1 136 -124 |  |
| 0 4 0 38 -40 2 10 0 73 78 -7 3 1 429 -446 -4 6 1 355 354 -2 10 1 382 -378 |  |
| 2 4 0 167 161 4 10 0 549 545 -5 3 1 1080 1112 -2 6 1 107 -116 0 10 1 165 172 |  |
| 4 4 0 641 -660 6 10 0 226 231 -3 3 1 961 953 0 6 1 493 495 2 10 1 71 -60 |  |
| 6 4 0 283 279 8 10 0 198 199 -1 3 1 884 874 2 6 1 210 199 4 10 1 94 -88 |  |
| 8 4 0 145 137 1 11 0 63 74 1 3 1 195 -188 4 6 1 238 234 6 10 1 214 -206 |  |
| 10 4 0 457 -460 3 11 0 266 273 3 3 1 390 382 6 6 1 68 62 -7 11 1 236 -235 |  |
| 12 4 0 180 187 5 11 0 316 -301 5 3 1 1449 1433 8 6 1 223 222 -5 11 1 215 -227 |  |
| 1 5 0 960 -955 7 11 0 343 346 7 3 1 164 -170 10 6 1 211 209 -3 11 1 72 -83 |  |
| 3 5 0 698 -718 0 12 0 416 404 9 3 1 465 457 -11 7 1 121 -121 -1 11 1 93 -96 |  |
| 5 5 0 92 103 2 12 0 251 -259 11 3 1 126 126 -9 7 1 308 -309 1 11 1 325 -331 |  |
| 7 5 0 1099-1116 4 12 0 103 -116 -12 4 1 295 285 -5 7 1 844 -869 3 11 1 149 -161 |  |
| 9 5 0 144 -137 -11 1 1 269 -273 -10 4 1 307 -300 -3 7 1 62 69 -4 12 1 172 160 |  |
| 11 5 0 423 -413 -9 1 1 42 -33 -8 4 1 152 -156 -1 7 1 454 -458 -2 12 1 312 286 |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| 2 12 1 460 442 -13 3 2 188 -187 -6 6 2 571 572 5 9 2 155 152 -2 2 3 1210-1182 |  |
| -14 0 2 567 -567 -9 3 2 154 -155 -4 6 2 73 62 7 9 2 207 -199 0 2 3 115 -107 |  |
| -12 0 2 99 89 -7 3 2 283 -285 -2 6 2 675 -673 -8 10 2 164 -166 2 2 3 754 -767 |  |
| -10 0 2 717 -710 -5 3 2 335 -330 0 6 2 976 979 -6 10 2 262 -265 4 2 3 70 65 |  |
| -8 0 2 336 -338 -3 3 2 83 74 2 6 2 45 -46 -4 10 2 495 -501 6 2 3 656 -655 |  |
| -6 0 2 1005-1015 -1 3 2 603 -597 4 6 2 242 237 -2 10 2 142 -147 8 2 3 339 -339 |  |
| -4 0 2 1094-1082 1 3 2 462 -450 6 6 2 156 -156 0 10 2 581 -585 10 2 3 76 -73 |  |
| -2 0 2 372 346 3 3 2 43 37 8 6 2 154 153 2 10 2 47 -47 -11 3 3 353 -351 |  |
| 0 0 2 1372-1354 5 3 2 309 -310 10 6 2 245 237 4 10 2 670 -665 -9 3 3 772 -781 |  |
| 2 0 2 924 -926 7 3 2 252 -246 -11 7 2 41 -40 6 10 2 132 -138 -7 3 3 243 250 |  |
| 6 0 2 58 59 9 3 2 142 -147 -9 7 2 181 -182 -7 11 2 435 -441 -5 3 3 715 -729 |  |
| 8 0 2 457 -473 -12 4 2 259 -247 -7 7 2 171 175 -5 11 2 209 197 -3 3 3 287 -276 |  |
| 10 0 2 781 -795 -10 4 2 233 229 -5 7 2 308 -308 -3 11 2 210 -224 -1 3 3 1186-1170 |  |
| -13 1 2 172 -176 -6 4 2 150 148 -3 7 2 122 124 -1 11 2 124 108 1 3 3 269 -261 |  |
| -9 1 2 262 272 -4 4 2 58 63 -1 7 2 383 -372 1 11 2 165 -179 3 3 3 31 -21 |  |
| -7 1 2 942 -975 -2 4 2 239 -227 1 7 2 54 -50 3 11 2 263 -267 5 3 3 807 -810 |  |
| -5 1 2 325 336 0 4 2 640 634 3 7 2 210 214 5 11 2 231 220 7 3 3 114 -120 |  |
| -3 1 2 80 75 2 4 2 435 -437 5 7 2 354 -352 -2 12 2 363 380 9 3 3 536 -532 |  |
| 1 1 2 664 -664 4 4 2 361 374 9 7 2 175 -166 0 12 2 245 -230 -12 4 3 129 -127 |  |
| 3 1 2 262 -273 8 4 2 73 -76 -10 8 2 172 168 -13 1 3 64 69 -10 4 3 207 206 |  |
| 5 1 2 380 383 10 4 2 97 91 -8 8 2 202 204 -11 1 3 100 103 -8 4 3 177 -180 |  |
| 7 1 2 514 -523 -13 5 2 218 216 -6 8 2 151 154 -9 1 3 90 86 -6 4 3 381 392 |  |
| 9 1 2 259 257 -11 5 2 378 378 -4 8 2 180 175 -7 1 3 412 418 -4 4 3 319 314 |  |
| 11 1 2 253 -251 -9 5 2 178 174 -2 8 2 272 271 -5 1 3 260 -259 -2 4 3 452 -453 |  |
| -12 2 2 324 327 -7 5 2 924 935 0 8 2 241 246 -3 1 3 682 678 0 4 3 448 451 |  |
| -10 2 2 251 -249 -5 5 2 127 109 2 8 2 121 122 -1 1 3 115 112 4 4 3 429 429 |  |
| -8 2 2 284 283 -3 5 2 1030 1053 4 8 2 252 251 1 1 3 45 44 6 4 3 147 -145 |  |
| -6 2 2 507 509 -1 5 2 146 145 6 8 2 234 239 3 1 3 345 348 8 4 3 90 83 |  |
| -4 2 2 200 -195 1 5 2 711 707 8 8 2 72 75 5 1 3 156 154 10 4 3 212 207 |  |
| -2 2 2 207 208 3 5 2 1079 1097 -9 9 2 130 134 7 1 3 284 294 -11 5 3 78 -77 |  |
| 0 2 2 621 609 5 5 2 37 24 -7 9 2 264 -262 9 1 3 165 -162 -9 5 3 90 68 |  |
| 2 2 2 456 460 7 5 2 588 587 -5 9 2 161 164 -12 2 3 534 -536 -7 5 3 47 40 |  |
| 4 2 2 368 -372 9 5 2 140 146 -3 9 2 104 -104 -10 2 3 90 -85 -5 5 3 343 -349 |  |
| 6 2 2 399 402 -12 6 2 248 -241 -1 9 2 52 56 -8 2 3 665 -670 -3 5 3 203 203 |  |
| 8 2 2 336 339 -10 6 2 90 86 1 9 2 99 -92 -6 2 3 101 -102 -1 5 3 33 22 |  |
| 10 2 2 103 -97 -8 6 2 56 40 3 9 2 61 -59 -4 2 3 264 -266 1 5 3 276 -279 |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| 5 5 3 111 101 2 10 3 229 218 4 2 4 44 -41 2 6 4 78 73 -10 2 5 48 -37 |  |
| 9 5 3 227 -221 4 10 3 123 -138 8 2 4 159 -160 4 6 4 567 -567 -8 2 5 643 647 |  |
| -10 6 3 235 -233 -3 11 3 168 179 -11 3 4 194 192 6 6 4 269 258 -6 2 5 174 172 |  |
| -8 6 3 128 -126 -1 11 3 148 161 -9 3 4 243 249 -9 7 4 273 279 -4 2 5 205 203 |  |
| -6 6 3 159 -154 1 11 3 163 167 -7 3 4 47 -47 -7 7 4 195 -191 -2 2 5 512 496 |  |
| -4 6 3 196 -186 3 11 3 134 150 -5 3 4 294 288 -5 7 4 207 202 0 2 5 162 158 |  |
| -2 6 3 169 -166 -12 0 4 143 157 -3 3 4 294 288 -3 7 4 66 -66 2 2 5 756 756 |  |
| 0 6 3 345 -343 -10 0 4 455 448 -1 3 4 182 168 -1 7 4 289 282 4 2 5 142 -139 |  |
| 2 6 3 47 52 -6 0 4 1064 1074 1 3 4 98 96 5 7 4 170 161 6 2 5 369 370 |  |
| 4 6 3 373 -369 -4 0 4 790 780 3 3 4 302 309 -8 8 4 184 -178 -11 3 5 111 112 |  |
| 6 6 3 132 -124 -2 0 4 53 -51 5 3 4 215 206 -6 8 4 62 -58 -9 3 5 640 646 |  |
| 8 6 3 85 -80 0 0 4 1012 1036 9 3 4 241 239 -4 8 4 205 -206 -7 3 5 148 151 |  |
| -11 7 3 144 135 2 0 4 240 225 -12 4 4 239 242 -2 8 4 290 -281 -5 3 5 475 466 |  |
| -9 7 3 418 416 4 0 4 894 914 -10 4 4 364 -371 0 8 4 121 -125 -3 3 5 168 -166 |  |
| -5 7 3 583 581 6 0 4 190 201 -8 4 4 165 159 2 8 4 86 -90 -1 3 5 916 918 |  |
| -1 7 3 622 617 8 0 4 343 353 -4 4 4 231 -238 4 8 4 261 -260 1 3 5 273 275 |  |
| 1 7 3 274 277 -13 1 4 142 139 0 4 4 150 -152 -7 9 4 101 96 3 3 5 121 120 |  |
| 3 7 3 109 115 -11 1 4 152 146 2 4 4 331 330 -5 9 4 124 -129 5 3 5 431 419 |  |
| 5 7 3 453 454 -9 1 4 157 -156 4 4 4 469 -467 -3 9 4 239 228 -10 4 5 275 -275 |  |
| -8 8 3 384 382 -7 1 4 280 281 6 4 4 104 106 -1 9 4 156 -157 -8 4 5 176 180 |  |
| -6 8 3 171 169 -5 1 4 120 -120 8 4 4 60 61 3 9 4 108 97 -6 4 5 173 -169 |  |
| -4 8 3 229 225 -3 1 4 770 770 -11 5 4 227 -226 -6 10 4 370 360 -4 4 5 214 -203 |  |
| -2 8 3 630 627 -1 1 4 512 -505 -7 5 4 861 -852 -4 10 4 310 310 -2 4 5 43 -29 |  |
| 2 8 3 688 689 1 1 4 57 42 -5 5 4 153 -147 -2 10 4 184 182 0 4 5 224 -225 |  |
| 4 8 3 157 -157 3 1 4 473 477 -3 5 4 829 -810 0 10 4 533 536 2 4 5 244 245 |  |
| 6 8 3 429 432 5 1 4 83 -82 -1 5 4 145 -137 -11 1 5 48 -51 4 4 5 442 -442 |  |
| -9 9 3 337 333 7 1 4 138 140 1 5 4 573 -574 -9 1 5 55 -54 -9 5 5 67 69 |  |
| -7 9 3 411 -409 9 1 4 196 -195 3 5 4 522 -530 -7 1 5 324 -325 -7 5 5 61 -56 |  |
| -5 9 3 48 -44 -12 2 4 264 -268 5 5 4 237 -240 -5 1 5 161 160 -5 5 5 127 125 |  |
| -3 9 3 150 -152 -10 2 4 82 -80 7 5 4 613 -603 -3 1 5 439 -431 -1 5 5 47 48 |  |
| -1 9 3 393 387 -8 2 4 112 -115 -10 6 4 298 -290 -1 1 5 67 -67 3 5 5 88 89 |  |
| 1 9 3 326 -324 -6 2 4 52 -36 -8 6 4 357 353 1 1 5 170 -170 5 5 5 43 42 |  |
| 3 9 3 340 -342 -4 2 4 353 -341 -6 6 4 345 -340 3 1 5 94 -94 -10 6 5 185 189 |  |
| 5 9 3 317 307 -2 2 4 225 -210 -4 6 4 472 -466 5 1 5 134 -130 -8 6 5 49 -44 |  |
| -4 10 3 72 53 0 2 4 167 169 -2 6 4 308 310 7 1 5 318 -330 -6 6 5 268 256 |  |
| -2 10 3 163 151 2 2 4 557 -563 0 6 4 199 -189 -12 2 5 386 391 -4 6 5 205 200 |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| 0 6 5 262 266 -10 0 6 740 -761 -6 2 6 141 147 4 4 6 103 96 -7 1 7 228 241 |  |
| 2 6 5 102 101 -8 0 6 202 201 -4 2 6 98 97 -9 5 6 192 198 -5 1 7 112 -102 |  |
| 4 6 5 214 206 -6 0 6 419 -413 -2 2 6 94 102 -7 5 6 337 339 -3 1 7 261 260 |  |
| -9 7 5 204 -196 -4 0 6 708 -707 0 2 6 85 78 -5 5 6 57 59 -1 1 7 76 85 |  |
| -5 7 5 621 -624 -2 0 6 363 -364 2 2 6 302 299 -3 5 6 847 843 1 1 7 212 223 |  |
| -3 7 5 119 113 0 0 6 381 -387 -9 3 6 96 -95 -1 5 6 72 52 -8 2 7 469 -479 |  |
| -1 7 5 327 -328 2 0 6 65 -64 -7 3 6 208 -203 1 5 6 325 325 -6 2 7 121 -128 |  |
| 1 7 5 295 -291 4 0 6 771 -798 -5 3 6 183 -183 3 5 6 348 357 -4 2 7 263 -266 |  |
| 3 7 5 257 -264 -9 1 6 97 99 -1 3 6 289 -287 -8 6 6 287 -296 -2 2 7 241 -238 |  |
| -8 8 5 576 -577 -7 1 6 292 -285 1 3 6 177 -178 -6 6 6 216 205 0 2 7 46 -47 |  |
| -4 8 5 105 -103 -5 1 6 239 230 3 3 6 52 -57 -4 6 6 159 161 -7 3 7 223 -235 |  |
| -2 8 5 471 -471 -3 1 6 401 -380 -8 4 6 71 -69 0 6 6 208 207 -5 3 7 541 -548 |  |
| 0 8 5 70 -81 -1 1 6 87 82 -6 4 6 199 193 2 6 6 239 -256 -3 3 7 212 215 |  |
| 2 8 5 496 -494 1 1 6 145 -141 -4 4 6 141 -134 -5 7 6 205 -205 -1 3 7 433 -439 |  |
| -5 9 5 108 -103 3 1 6 89 84 0 4 6 349 347 -3 7 6 235 228 -6 4 7 158 157 |  |
| -3 9 5 435 431 -10 2 6 99 -97 2 4 6 317 -317 -1 7 6 240 -245 -4 4 7 78 77 |  |
| -1 9 5 207 -203 -8 2 6 214 212 |  |
| OBSERVED AND CALCULATED STRUCTURE FACTORS FOR THE SAMPLE - ORDERING 700°C 500 MINUTES |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| 2 0 0 125 135 11 5 0 413 -408 -9 1 1 52 -34 -10 4 1 307 -303 1 7 1 589 -605 |  |
| 4 0 0 142 148 2 6 0 264 274 -7 1 1 373 -383 -8 4 1 158 -158 3 7 1 68 -65 |  |
| 6 0 0 863 862 4 6 0 184 -181 -5 1 1 155 155 -6 4 1 102 -96 5 7 1 499 -504 |  |
| 8 0 0 766 780 6 6 0 28 23 -3 1 1 846 -832 -4 4 1 87 -76 7 7 1 94 -96 |  |
| 10 0 0 585 571 8 6 0 181 -178 -1 1 1 60 -60 -2 4 1 228 233 9 7 1 514 -506 |  |
| 12 0 0 101 -89 10 6 0 389 -381 1 1 1 144 -146 0 4 1 887 -895 -8 8 1 386 -392 |  |
| 1 1 0 51 40 12 6 0 323 319 3 1 1 758 -759 2 4 1 237 235 -6 8 1 222 -222 |  |
| 3 1 0 802 787 1 7 0 30 -30 5 1 1 47 48 4 4 1 376 -370 -4 8 1 210 -205 |  |
| 5 1 0 599 -608 3 7 0 110 106 7 1 1 302 -300 6 4 1 62 67 -2 8 1 964 -982 |  |
| 7 1 0 429 445 5 7 0 452 454 9 1 1 58 51 10 4 1 335 -333 0 8 1 218 226 |  |
| 11 1 0 299 292 7 7 0 292 -291 11 1 1 355 -349 -11 5 1 108 -109 2 8 1 572 -577 |  |
| 13 1 0 145 -154 9 7 0 203 206 -12 2 1 675 676 -9 5 1 86 93 4 8 1 198 -201 |  |
| 0 2 0 237 237 0 8 0 33 -38 -8 2 1 388 383 -7 5 1 67 68 6 8 1 579 -572 |  |
| 2 2 0 637 -632 2 8 0 270 -281 -6 2 1 479 489 -5 5 1 90 94 8 8 1 202 -191 |  |
| 4 2 0 228 -225 4 8 0 390 -397 -4 2 1 668 668 -3 5 1 163 -157 -9 9 1 53 -46 |  |
| 6 2 0 186 -189 6 8 0 60 -55 0 2 1 397 -366 -1 5 1 301 305 -7 9 1 566 577 |  |
| 8 2 0 222 -218 8 8 0 79 -84 2 2 1 1083 1050 1 5 1 97 101 -5 9 1 408 -418 |  |
| 12 2 0 186 -183 10 8 0 292 -290 4 2 1 305 292 3 5 1 201 -200 -3 9 1 93 94 |  |
| 1 3 0 113 105 1 9 0 39 -43 6 2 1 732 736 5 5 1 193 193 -1 9 1 84 91 |  |
| 3 3 0 614 623 3 9 0 198 201 8 2 1 433 419 7 5 1 47 46 1 9 1 194 195 |  |
| 5 3 0 392 393 5 9 0 179 -188 10 2 1 60 -47 9 5 1 71 59 3 9 1 157 162 |  |
| 7 3 0 83 -85 7 9 0 165 157 12 2 1 454 461 11 5 1 79 -73 5 9 1 326 -320 |  |
| 9 3 0 304 308 9 9 0 82 -81 -13 3 1 220 220 -10 6 1 221 218 7 9 1 362 353 |  |
| 11 3 0 180 183 0 10 0 726 742 -11 3 1 290 290 -6 6 1 272 272 -8 10 1 131 -123 |  |
| 0 4 0 43 -43 2 10 0 75 77 -9 3 1 695 715 -4 6 1 357 354 -2 10 1 376 -373 |  |
| 2 4 0 167 160 4 10 0 534 538 -7 3 1 430 -442 -2 6 1 105 -114 0 10 1 167 168 |  |
| 4 4 0 643 -655 6 10 0 221 228 -5 3 1 1075 1116 0 6 1 489 493 2 10 1 76 -62 |  |
| 6 4 0 283 281 8 10 0 198 197 -3 3 1 955 956 2 6 1 218 202 4 10 1 97 -82 |  |
| 8 4 0 141 135 1 11 0 65 77 -1 3 1 868 878 4 6 1 235 233 6 10 1 206 -206 |  |
| 10 4 0 460 -459 3 11 0 257 267 1 3 1 197 -187 6 6 1 59 61 -5 11 1 215 -226 |  |
| 12 4 0 196 193 5 11 0 316 -300 3 3 1 394 384 8 6 1 227 222 -3 11 1 71 -84 |  |
| 1 5 0 924 -958 7 11 0 335 346 5 3 1 1474 1441 10 6 1 209 212 -1 11 1 97 -98 |  |
| 3 5 0 685 -716 0 12 0 419 398 7 3 1 166 -172 -11 7 1 118 -126 1 11 1 321 -328 |  |
| 5 5 0 89 103 2 12 0 244 -256 9 3 1 461 457 -9 7 1 303 -304 3 11 1 149 -159 |  |
| 7 5 0 1091-1117 4 12 0 103 -111 11 3 1 117 125 -3 7 1 61 66 -4 12 1 172 158 |  |
| 9 5 0 140 -133 -11 1 1 268 -272 -12 4 1 282 283 -1 7 1 439 -455 -2 12 1 300 282 |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| 2 12 1 452 432 8 2 2 347 339 -10 6 2 96 88 1 9 2 102 -88 -4 2 3 267 -268 |  |
| -14 0 2 528 -558 10 2 2 104 -99 -8 6 2 49 38 3 9 2 60 -60 -2 2 3 1189-1189 |  |
| -12 0 2 99 92 -13 3 2 191 -191 -6 6 2 566 569 5 9 2 150 151 0 2 3 111 -105 |  |
| -10 0 2 711 -719 -11 3 2 44 -45 -4 6 2 72 63 7 9 2 205 -191 2 2 3 757 -764 |  |
| -8 0 2 335 -338 -9 3 2 157 -152 -2 6 2 656 -669 -8 10 2 160 -165 4 2 3 60 65 |  |
| -6 0 2 1005-1013 -7 3 2 291 -288 0 6 2 970 981 -6 10 2 258 -268 6 2 3 655 -653 |  |
| -4 0 2 1116-1086 -5 3 2 339 -332 2 6 2 52 -47 -4 10 2 492 -494 8 2 3 337 -331 |  |
| 0 0 2 1422-1379 -1 3 2 607 -597 4 6 2 245 236 -2 10 2 142 -142 10 2 3 75 -70 |  |
| 2 0 2 918 -926 1 3 2 463 -449 6 6 2 157 -153 0 10 2 578 -581 -11 3 3 359 -352 |  |
| 4 0 2 1125-1145 3 3 2 44 39 8 6 2 156 153 2 10 2 47 -49 -9 3 3 780 -777 |  |
| 6 0 2 64 60 5 3 2 315 -310 10 6 2 229 229 4 10 2 661 -655 -7 3 3 241 251 |  |
| 8 0 2 471 -472 7 3 2 252 -247 -11 7 2 44 -39 6 10 2 131 -132 -5 3 3 726 -736 |  |
| 10 0 2 794 -789 9 3 2 146 -143 -9 7 2 185 -180 -7 11 2 435 -437 -3 3 3 288 -279 |  |
| -13 1 2 175 -178 -12 4 2 248 -246 -7 7 2 171 174 -3 11 2 208 -221 -1 3 3 1170-1172 |  |
| -11 1 2 46 32 -10 4 2 228 222 -5 7 2 307 -310 -1 11 2 129 107 1 3 3 259 -253 |  |
| -9 1 2 265 276 -8 4 2 29 -5 -3 7 2 120 125 1 11 2 167 -179 3 3 3 46 -26 |  |
| -7 1 2 964 -978 -6 4 2 180 153 -1 7 2 379 -369 3 11 2 261 -263 5 3 3 810 -809 |  |
| -5 1 2 335 336 -4 4 2 52 61 1 7 2 54 -49 5 11 2 235 217 7 3 3 110 -113 |  |
| -3 1 2 80 74 -2 4 2 236 -230 3 7 2 207 212 -2 12 2 364 376 9 3 3 530 -526 |  |
| -1 1 2 28 20 0 4 2 636 630 5 7 2 353 -348 0 12 2 246 -230 -12 4 3 135 -125 |  |
| 1 1 2 671 -667 2 4 2 441 -434 9 7 2 171 -166 -13 1 3 69 75 -10 4 3 214 211 |  |
| 3 1 2 267 -270 4 4 2 369 374 -10 8 2 169 167 -11 1 3 102 103 -8 4 3 177 -180 |  |
| 5 1 2 385 381 8 4 2 83 -78 -8 8 2 198 205 -9 1 3 84 86 -6 4 3 388 390 |  |
| 7 1 2 524 -523 10 4 2 97 89 -6 8 2 151 152 -7 1 3 417 421 -4 4 3 322 314 |  |
| 9 1 2 262 261 -13 5 2 215 214 -4 8 2 176 178 -5 1 3 261 -257 -2 4 3 442 -452 |  |
| 11 1 2 253 -246 -11 5 2 372 377 -2 8 2 272 270 -3 1 3 683 680 0 4 3 448 447 |  |
| -12 2 2 326 331 -9 5 2 177 175 0 8 2 242 242 -1 1 3 114 109 4 4 3 432 428 |  |
| -10 2 2 247 -248 -7 5 2 929 936 2 8 2 117 119 1 1 3 49 41 6 4 3 150 -146 |  |
| -8 2 2 286 283 -5 5 2 133 107 4 8 2 252 255 3 1 3 355 348 8 4 3 81 85 |  |
| -6 2 2 512 511 -3 5 2 1042 1052 6 8 2 233 236 5 1 3 159 156 10 4 3 200 205 |  |
| -4 2 2 200 -195 -1 5 2 151 145 8 8 2 86 73 7 1 3 288 291 -11 5 3 74 -78 |  |
| -2 2 2 204 205 1 5 2 724 711 -9 9 2 134 133 9 1 3 162 -161 -9 5 3 71 66 |  |
| 0 2 2 617 611 3 5 2 1094 1093 -7 9 2 264 -257 -12 2 3 542 -535 -7 5 3 45 43 |  |
| 2 2 2 462 459 7 5 2 587 584 -5 9 2 156 164 -10 2 3 84 -82 -5 5 3 340 -350 |  |
| 4 2 2 377 -377 9 5 2 139 145 -3 9 2 104 -104 -8 2 3 671 -673 -3 5 3 204 203 |  |
| 6 2 2 407 404 -12 6 2 235 -240 -1 9 2 56 59 -6 2 3 113 -99 -1 5 3 36 23 |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| 1 5 3 279 -281 -6 10 3 45 23 -4 2 4 346 -339 -6 6 4 339 -341 1 1 5 165 -167 |  |
| 5 5 3 108 105 -4 10 3 62 53 -2 2 4 207 -209 -4 6 4 472 -461 3 1 5 89 -90 |  |
| 9 5 3 225 -223 -2 10 3 159 150 0 2 4 156 168 -2 6 4 310 310 5 1 5 125 -131 |  |
| -10 6 3 238 -234 0 10 3 38 -30 2 2 4 564 -564 0 6 4 196 -194 7 1 5 310 -327 |  |
| -8 6 3 129 -128 2 10 3 230 218 4 2 4 44 -38 2 6 4 74 69 -12 2 5 396 393 |  |
| -6 6 3 153 -157 4 10 3 123 -138 8 2 4 162 -159 4 6 4 572 -560 -10 2 5 44 -37 |  |
| -4 6 3 192 -183 -3 11 3 168 176 -11 3 4 199 195 6 6 4 259 260 -8 2 5 659 648 |  |
| -2 6 3 173 -167 -1 11 3 157 160 -9 3 4 252 252 -9 7 4 284 279 -6 2 5 175 168 |  |
| 0 6 3 354 -342 1 11 3 163 169 -7 3 4 53 -46 -7 7 4 195 -191 -4 2 5 206 206 |  |
| 2 6 3 48 52 3 11 3 144 149 -5 3 4 296 286 -5 7 4 206 204 -2 2 5 500 496 |  |
| 4 6 3 375 -367 -12 0 4 142 154 -3 3 4 286 287 -3 7 4 71 -69 0 2 5 156 155 |  |
| 6 6 3 127 -124 -10 0 4 452 448 -1 3 4 173 169 -1 7 4 285 279 2 2 5 748 751 |  |
| 8 6 3 81 -76 -6 0 4 1073 1083 1 3 4 101 95 3 7 4 43 32 4 2 5 138 -141 |  |
| -11 7 3 136 134 -4 0 4 787 777 3 3 4 303 306 5 7 4 170 156 6 2 5 361 367 |  |
| -9 7 3 416 416 -2 0 4 60 -56 5 3 4 206 204 -8 8 4 177 -178 -11 3 5 118 116 |  |
| -5 7 3 579 575 0 0 4 1017 1041 9 3 4 225 237 -6 8 4 58 -58 -9 3 5 651 645 |  |
| -1 7 3 621 617 2 0 4 237 227 -12 4 4 245 242 -4 8 4 203 -206 -7 3 5 148 149 |  |
| 1 7 3 274 275 4 0 4 884 906 -10 4 4 370 -371 -2 8 4 285 -280 -5 3 5 472 465 |  |
| 3 7 3 111 109 6 0 4 191 193 -8 4 4 169 163 0 8 4 126 -126 -3 3 5 163 -165 |  |
| 5 7 3 454 449 8 0 4 358 354 -4 4 4 237 -237 2 8 4 81 -86 -1 3 5 908 923 |  |
| -10 8 3 42 36 -13 1 4 141 133 0 4 4 149 -149 4 8 4 263 -258 1 3 5 266 267 |  |
| -8 8 3 386 380 -11 1 4 146 144 2 4 4 336 331 -7 9 4 97 94 3 3 5 117 115 |  |
| -6 8 3 171 164 -9 1 4 161 -152 4 4 4 472 -466 -5 9 4 126 -128 5 3 5 422 420 |  |
| -4 8 3 236 227 -7 1 4 286 281 6 4 4 107 106 -3 9 4 238 225 -10 4 5 283 -276 |  |
| -2 8 3 632 627 -5 1 4 118 -124 8 4 4 65 64 -1 9 4 159 -158 -8 4 5 184 177 |  |
| 2 8 3 694 683 -3 1 4 765 773 -11 5 4 222 -225 3 9 4 111 95 -6 4 5 174 -171 |  |
| 4 8 3 157 -154 -1 1 4 501 -504 -7 5 4 865 -853 -6 10 4 361 359 -4 4 5 206 -198 |  |
| 6 8 3 428 428 1 1 4 50 45 -5 5 4 158 -149 -4 10 4 307 309 0 4 5 225 -226 |  |
| -9 9 3 328 327 3 1 4 470 475 -3 5 4 816 -809 -2 10 4 176 182 2 4 5 247 247 |  |
| -7 9 3 408 -407 5 1 4 83 -82 -1 5 4 140 -132 0 10 4 535 525 4 4 5 442 -438 |  |
| -5 9 3 51 -41 7 1 4 141 138 1 5 4 587 -574 -11 1 5 53 -55 -9 5 5 67 72 |  |
| -3 9 3 157 -152 9 1 4 194 -192 3 5 4 530 -525 -9 1 5 54 -54 -7 5 5 59 -54 |  |
| -1 9 3 394 385 -12 2 4 264 -265 5 5 4 235 -235 -7 1 5 329 -323 -5 5 5 127 125 |  |
| 1 9 3 323 -322 -10 2 4 83 -85 7 5 4 600 -596 -5 1 5 164 160 -3 5 5 28 -30 |  |
| 3 9 3 345 -337 -8 2 4 112 -119 -10 6 4 294 -292 -3 1 5 436 -434 -1 5 5 48 48 |  |
| 5 9 3 323 306 -6 2 4 40 -33 -8 6 4 351 349 -1 1 5 65 -66 3 5 5 91 90 |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| 5 5 5 50 40 0 8 5 73 -83 3 1 6 84 83 -4 4 6 136 -135 -3 7 6 227 226 |  |
| -10 6 5 192 192 2 8 5 494 -486 -10 2 6 103 -100 0 4 6 342 344 -1 7 6 246 -242 |  |
| -8 6 5 36 -45 -3 9 5 436 424 -8 2 6 212 214 2 4 6 310 -318 -7 1 7 235 241 |  |
| -6 6 5 260 256 -1 9 5 215 -204 -6 2 6 147 149 4 4 6 94 95 -5 1 7 120 -104 |  |
| -4 6 5 203 201 -10 0 6 758 -764 -4 2 6 93 98 -9 5 6 195 199 -3 1 7 254 259 |  |
| 0 6 5 265 261 -8 0 6 208 200 -2 2 6 94 97 -7 5 6 348 338 -1 1 7 78 86 |  |
| 2 6 5 102 101 -6 0 6 419 -417 0 2 6 74 75 -5 5 6 56 60 1 1 7 198 222 |  |
| 4 6 5 210 207 -4 0 6 710 -706 2 2 6 289 300 -3 5 6 835 841 -8 2 7 470 -483 |  |
| -9 7 5 194 -195 -2 0 6 354 -360 -9 3 6 93 -93 -1 5 6 48 46 -6 2 7 119 -124 |  |
| -5 7 5 621 -620 0 0 6 370 -382 -7 3 6 212 -205 1 5 6 319 324 -4 2 7 265 -264 |  |
| -3 7 5 120 114 2 0 6 61 -66 -5 3 6 183 -184 3 5 6 335 352 -2 2 7 224 -236 |  |
| -1 7 5 330 -324 -9 1 6 99 102 -1 3 6 281 -284 -8 6 6 296 -296 -7 3 7 225 -233 |  |
| 1 7 5 290 -288 -7 1 6 293 -287 1 3 6 176 -178 -6 6 6 208 209 -5 3 7 528 -544 |  |
| 3 7 5 267 -263 -5 1 6 237 228 3 3 6 54 -55 -4 6 6 156 162 -3 3 7 209 216 |  |
| -8 8 5 578 -579 -3 1 6 381 -380 -10 4 6 125 121 0 6 6 203 203 -1 3 7 418 -442 |  |
| -6 8 5 40 -39 -1 1 6 91 86 -8 4 6 71 -74 2 6 6 239 -249 -6 4 7 159 158 |  |
| -4 8 5 106 -101 1 1 6 141 -144 -6 4 6 197 193 -5 7 6 205 -205 -4 4 7 75 77 |  |
| -2 8 5 472 -469 |  |
| OBSERVED AND CALCULATED STRUCTURE FACTORS FOR THE SAMPLE - ORDERING 700°C 1000 MINUTES |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| 2 0 0 125 132 0 6 0 1005-1044 -7 1 1 370 -379 -10 4 1 304 -301 -5 7 1 842 -862 |  |
| 4 0 0 142 143 2 6 0 268 275 -5 1 1 155 155 -8 4 1 154 -153 -3 7 1 61 65 |  |
| 6 0 0 857 858 4 6 0 184 -181 -3 1 1 848 -833 -6 4 1 102 -97 -1 7 1 439 -454 |  |
| 8 0 0 768 780 6 6 0 32 23 -1 1 1 60 -62 -4 4 1 86 -78 1 7 1 596 -603 |  |
| 10 0 0 596 573 8 6 0 177 -176 1 1 1 144 -146 -2 4 1 228 233 3 7 1 73 -67 |  |
| 12 0 0 103 -89 10 6 0 385 -380 3 1 1 746 -759 0 4 1 875 -895 5 7 1 497 -504 |  |
| 1 1 0 42 36 12 6 0 318 315 5 1 1 48 47 2 4 1 229 232 7 7 1 100 -95 |  |
| 3 1 0 809 785 1 7 0 30 -28 7 1 1 295 -300 4 4 1 372 -369 9 7 1 517 -507 |  |
| 5 1 0 601 -607 3 7 0 112 105 9 1 1 58 52 6 4 1 61 65 -8 8 1 385 -389 |  |
| 7 1 0 431 444 5 7 0 455 453 11 1 1 352 -349 10 4 1 336 -333 -6 8 1 223 -222 |  |
| 11 1 0 294 292 7 7 0 289 -288 -12 2 1 666 671 -11 5 1 102 -106 -4 8 1 214 -202 |  |
| 13 1 0 149 -149 9 7 0 203 203 -8 2 1 380 381 -9 5 1 91 91 -2 8 1 964 -976 |  |
| 0 2 0 242 236 2 8 0 276 -280 -6 2 1 476 486 -7 5 1 65 67 0 8 1 217 226 |  |
| 2 2 0 631 -633 4 8 0 395 -393 -4 2 1 656 662 -5 5 1 88 94 2 8 1 570 -576 |  |
| 4 2 0 225 -226 6 8 0 61 -60 -2 2 1 1274 1246 -3 5 1 165 -157 4 8 1 201 -198 |  |
| 6 2 0 182 -189 8 8 0 77 -82 0 2 1 391 -370 -1 5 1 295 301 6 8 1 582 -569 |  |
| 8 2 0 222 -219 10 8 0 292 -289 2 2 1 1088 1048 1 5 1 94 100 8 8 1 199 -194 |  |
| 12 2 0 182 -181 1 9 0 38 -43 4 2 1 300 291 3 5 1 201 -200 -9 9 1 54 -45 |  |
| 1 3 0 113 104 3 9 0 201 201 6 2 1 725 736 5 5 1 188 192 -7 9 1 570 569 |  |
| 3 3 0 617 621 5 9 0 182 -185 8 2 1 427 420 7 5 1 40 45 -5 9 1 418 -412 |  |
| 5 3 0 388 393 7 9 0 162 157 10 2 1 53 -45 9 5 1 59 59 -3 9 1 113 100 |  |
| 7 3 0 84 -86 9 9 0 80 -81 12 2 1 466 462 11 5 1 78 -71 -1 9 1 92 90 |  |
| 9 3 0 306 306 0 10 0 726 742 -13 3 1 222 219 -10 6 1 212 214 1 9 1 192 192 |  |
| 11 3 0 177 180 2 10 0 76 77 -11 3 1 295 291 -8 6 1 39 27 3 9 1 161 167 |  |
| 0 4 0 54 -43 4 10 0 539 537 -9 3 1 703 710 -6 6 1 266 267 5 9 1 323 -315 |  |
| 2 4 0 171 162 6 10 0 223 230 -7 3 1 428 -443 -4 6 1 351 352 7 9 1 357 351 |  |
| 4 4 0 642 -655 8 10 0 196 198 -5 3 1 1108 1114 -2 6 1 99 -114 -8 10 1 134 -124 |  |
| 6 4 0 281 280 1 11 0 67 72 -3 3 1 966 952 0 6 1 483 492 -2 10 1 378 -369 |  |
| 8 4 0 141 135 3 11 0 259 266 -1 3 1 861 875 2 6 1 215 199 0 10 1 163 165 |  |
| 10 4 0 460 -456 5 11 0 321 -297 1 3 1 193 -188 4 6 1 231 234 2 10 1 75 -63 |  |
| 12 4 0 189 188 7 11 0 336 341 3 3 1 390 379 6 6 1 57 60 4 10 1 97 -82 |  |
| 1 5 0 938 -954 0 12 0 416 387 5 3 1 1420 1442 8 6 1 228 222 6 10 1 213 -202 |  |
| 5 5 0 89 104 2 12 0 244 -255 7 3 1 163 -168 10 6 1 214 210 -7 11 1 233 -231 |  |
| 7 5 0 1091-1113 4 12 0 103 -108 9 3 1 458 456 -11 7 1 115 -122 -5 11 1 220 -222 |  |
| 9 5 0 139 -134 -11 1 1 268 -271 11 3 1 120 126 -9 7 1 301 -305 -3 11 1 74 -87 |  |
| 11 5 0 411 -408 -9 1 1 39 -33 -12 4 1 286 280 -7 7 1 34 24 -1 11 1 102 -99 |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| 1 11 1 325 -324 -2 2 2 205 206 1 5 2 717 706 8 8 2 80 73 5 1 3 159 156 |  |
| 3 11 1 152 -160 0 2 2 611 611 3 5 2 1077 1093 -9 9 2 127 131 7 1 3 291 293 |  |
| -4 12 1 175 156 2 2 2 462 460 5 5 2 37 22 -7 9 2 261 -255 9 1 3 168 -160 |  |
| -2 12 1 309 284 4 2 2 374 -374 7 5 2 582 584 -5 9 2 159 163 -12 2 3 540 -528 |  |
| 2 12 1 446 432 6 2 2 403 402 9 5 2 148 147 -3 9 2 108 -105 -10 2 3 82 -81 |  |
| -14 0 2 540 -555 8 2 2 346 341 -12 6 2 244 -237 -1 9 2 55 57 -8 2 3 665 -662 |  |
| -12 0 2 94 89 10 2 2 104 -99 -10 6 2 98 89 1 9 2 99 -89 -6 2 3 103 -97 |  |
| -10 0 2 703 -707 -13 3 2 183 -186 -8 6 2 44 37 3 9 2 60 -59 -4 2 3 260 -262 |  |
| -8 0 2 332 -334 -11 3 2 44 -43 -6 6 2 573 562 5 9 2 153 149 -2 2 3 1160-1184 |  |
| -6 0 2 995-1010 -9 3 2 157 -152 -4 6 2 82 63 7 9 2 207 -192 0 2 3 110 -103 |  |
| -4 0 2 1109-1081 -7 3 2 285 -283 -2 6 2 657 -667 -8 10 2 160 -165 2 2 3 766 -762 |  |
| -2 0 2 373 349 -5 3 2 330 -329 0 6 2 952 974 -6 10 2 264 -265 4 2 3 57 64 |  |
| 0 0 2 1410-1379 -3 3 2 85 74 2 6 2 50 -49 -4 10 2 498 -491 6 2 3 652 -653 |  |
| 2 0 2 916 -926 -1 3 2 600 -595 4 6 2 241 236 -2 10 2 141 -142 8 2 3 346 -336 |  |
| 4 0 2 1134-1147 1 3 2 459 -448 6 6 2 155 -151 0 10 2 568 -581 10 2 3 68 -73 |  |
| 6 0 2 58 60 5 3 2 312 -309 8 6 2 152 150 2 10 2 47 -50 -13 3 3 40 -21 |  |
| 8 0 2 461 -471 7 3 2 249 -248 10 6 2 231 232 4 10 2 663 -653 -11 3 3 350 -345 |  |
| 10 0 2 792 -794 9 3 2 151 -144 -11 7 2 49 -39 6 10 2 129 -135 -9 3 3 776 -770 |  |
| -13 1 2 174 -174 11 3 2 37 -29 -9 7 2 179 -177 -7 11 2 425 -429 -7 3 3 246 251 |  |
| -11 1 2 36 30 -12 4 2 251 -243 -7 7 2 166 172 -5 11 2 211 194 -5 3 3 710 -725 |  |
| -9 1 2 264 271 -10 4 2 224 224 -5 7 2 304 -307 -3 11 2 217 -219 -3 3 3 285 -275 |  |
| -7 1 2 947 -971 -6 4 2 144 147 -3 7 2 123 125 -1 11 2 130 106 -1 3 3 1169-1168 |  |
| -5 1 2 330 337 -4 4 2 53 62 -1 7 2 367 -367 1 11 2 162 -174 1 3 3 259 -255 |  |
| -3 1 2 79 75 -2 4 2 235 -230 1 7 2 60 -52 3 11 2 252 -260 3 3 3 35 -22 |  |
| -1 1 2 32 22 0 4 2 626 630 3 7 2 209 213 5 11 2 241 216 5 3 3 796 -808 |  |
| 1 1 2 670 -663 2 4 2 435 -435 5 7 2 353 -348 -2 12 2 363 369 7 3 3 111 -118 |  |
| 3 1 2 267 -271 4 4 2 365 371 9 7 2 165 -166 0 12 2 240 -222 9 3 3 528 -530 |  |
| 5 1 2 381 382 8 4 2 79 -75 -10 8 2 165 167 -13 1 3 67 69 -12 4 3 134 -125 |  |
| 7 1 2 520 -523 10 4 2 95 88 -8 8 2 194 200 -11 1 3 99 102 -10 4 3 205 207 |  |
| 9 1 2 261 258 -13 5 2 214 212 -6 8 2 152 152 -9 1 3 91 85 -8 4 3 172 -178 |  |
| 11 1 2 256 -246 -11 5 2 369 373 -4 8 2 169 176 -7 1 3 416 416 -6 4 3 380 385 |  |
| -12 2 2 330 324 -9 5 2 177 171 -2 8 2 265 268 -5 1 3 260 -258 -4 4 3 314 312 |  |
| -10 2 2 249 -247 -7 5 2 916 930 0 8 2 237 243 -3 1 3 681 678 -2 4 3 442 -448 |  |
| -8 2 2 288 281 -5 5 2 127 104 2 8 2 120 121 -1 1 3 116 111 0 4 3 441 446 |  |
| -6 2 2 518 508 -3 5 2 1016 1047 4 8 2 250 251 1 1 3 54 42 4 4 3 428 428 |  |
| -4 2 2 198 -194 -1 5 2 147 143 6 8 2 237 239 3 1 3 352 348 6 4 3 148 -143 |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| 8 4 3 84 82 -9 9 3 322 319 9 1 4 185 -191 3 5 4 528 -525 -7 1 5 327 -320 |  |
| 10 4 3 210 206 -7 9 3 404 -402 -12 2 4 262 -263 5 5 4 236 -237 -5 1 5 165 160 |  |
| -11 5 3 75 -75 -3 9 3 151 -155 -10 2 4 81 -78 7 5 4 596 -599 -3 1 5 442 -428 |  |
| -9 5 3 68 67 -1 9 3 377 376 -8 2 4 118 -114 -10 6 4 290 -285 -1 1 5 70 -68 |  |
| -7 5 3 44 40 1 9 3 321 -316 -6 2 4 47 -37 -8 6 4 347 345 1 1 5 169 -167 |  |
| -5 5 3 338 -346 3 9 3 335 -337 -4 2 4 346 -337 -6 6 4 336 -335 3 1 5 94 -92 |  |
| -3 5 3 199 202 5 9 3 314 300 -2 2 4 207 -207 -4 6 4 465 -456 5 1 5 130 -131 |  |
| -1 5 3 38 24 -4 10 3 63 51 0 2 4 164 168 -2 6 4 306 309 7 1 5 314 -328 |  |
| 1 5 3 272 -279 -2 10 3 157 149 2 2 4 564 -563 0 6 4 192 -190 -12 2 5 373 382 |  |
| 5 5 3 112 102 2 10 3 226 217 4 2 4 48 -42 2 6 4 80 71 -10 2 5 51 -38 |  |
| 9 5 3 219 -222 4 10 3 124 -135 8 2 4 160 -160 4 6 4 566 -558 -8 2 5 636 634 |  |
| -10 6 3 231 -229 -3 11 3 163 176 -11 3 4 189 188 6 6 4 257 255 -6 2 5 172 164 |  |
| -8 6 3 120 -124 -1 11 3 148 159 -9 3 4 244 245 -9 7 4 267 271 -4 2 5 206 198 |  |
| -6 6 3 157 -153 1 11 3 165 169 -7 3 4 47 -46 -7 7 4 183 -186 -2 2 5 500 490 |  |
| -4 6 3 187 -183 3 11 3 137 148 -5 3 4 292 283 -5 7 4 204 202 0 2 5 162 154 |  |
| -2 6 3 167 -164 -12 0 4 141 151 -3 3 4 281 283 -3 7 4 60 -69 2 2 5 750 748 |  |
| 0 6 3 345 -340 -10 0 4 448 440 -1 3 4 175 168 -1 7 4 282 276 4 2 5 141 -138 |  |
| 2 6 3 48 51 -6 0 4 1066 1068 1 3 4 95 94 5 7 4 159 157 6 2 5 364 366 |  |
| 4 6 3 369 -366 -4 0 4 795 772 3 3 4 305 306 -8 8 4 172 -174 -11 3 5 111 110 |  |
| 6 6 3 124 -123 -2 0 4 74 -59 5 3 4 209 204 -6 8 4 60 -58 -9 3 5 634 632 |  |
| 8 6 3 81 -79 0 0 4 1025 1033 9 3 4 227 238 -4 8 4 200 -203 -7 3 5 146 145 |  |
| -11 7 3 129 132 2 0 4 241 226 -12 4 4 236 239 -2 8 4 279 -277 -5 3 5 464 456 |  |
| -9 7 3 408 409 4 0 4 895 907 -10 4 4 366 -363 0 8 4 121 -126 -3 3 5 160 -166 |  |
| -5 7 3 565 573 6 0 4 195 200 -8 4 4 160 157 2 8 4 87 -88 -1 3 5 910 912 |  |
| -1 7 3 598 612 8 0 4 353 354 -4 4 4 236 -233 4 8 4 259 -256 1 3 5 268 270 |  |
| 1 7 3 270 273 -13 1 4 137 134 0 4 4 152 -148 -7 9 4 99 95 3 3 5 111 115 |  |
| 3 7 3 108 111 -11 1 4 139 141 2 4 4 330 328 -5 9 4 126 -126 5 3 5 410 418 |  |
| 5 7 3 453 451 -9 1 4 157 -153 4 4 4 468 -464 -3 9 4 232 223 -10 4 5 269 -269 |  |
| -10 8 3 46 33 -7 1 4 282 279 6 4 4 104 107 -1 9 4 156 -155 -8 4 5 175 176 |  |
| -8 8 3 384 375 -5 1 4 117 -123 8 4 4 65 62 3 9 4 106 95 -6 4 5 165 -167 |  |
| -6 8 3 166 163 -3 1 4 769 765 -11 5 4 215 -220 -6 10 4 359 353 -4 4 5 202 -198 |  |
| -4 8 3 237 222 -1 1 4 503 -502 -7 5 4 839 -840 -4 10 4 299 305 -2 4 5 32 -29 |  |
| -2 8 3 610 622 1 1 4 47 40 -5 5 4 148 -144 -2 10 4 172 178 0 4 5 223 -224 |  |
| 2 8 3 686 680 3 1 4 475 476 -3 5 4 799 -800 0 10 4 518 524 2 4 5 239 245 |  |
| 4 8 3 160 -151 5 1 4 83 -81 -1 5 4 136 -132 -11 1 5 47 -50 4 4 5 434 -436 |  |
| 6 8 3 429 426 7 1 4 144 136 1 5 4 578 -570 -9 1 5 52 -54 -9 5 5 67 66 |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| -7 5 5 61 -55 -4 8 5 107 -99 -3 1 6 385 -374 -8 4 6 73 -70 -3 7 6 219 221 |  |
| -5 5 5 124 125 -2 8 5 454 -463 -1 1 6 91 83 -6 4 6 192 188 -1 7 6 233 -237 |  |
| 3 5 5 96 88 0 8 5 68 -80 1 1 6 146 -139 -4 4 6 132 -132 -7 1 7 227 237 |  |
| -10 6 5 183 186 2 8 5 481 -482 3 1 6 92 83 0 4 6 345 340 -5 1 7 106 -101 |  |
| -8 6 5 49 -43 -5 9 5 110 -100 -10 2 6 99 -94 2 4 6 320 -314 -3 1 7 259 252 |  |
| -6 6 5 251 250 -3 9 5 416 418 -8 2 6 216 205 -9 5 6 186 189 -1 1 7 85 86 |  |
| -4 6 5 200 197 -1 9 5 200 -197 -6 2 6 142 144 -7 5 6 323 330 1 1 7 202 220 |  |
| 0 6 5 265 259 -10 0 6 723 -740 -4 2 6 89 98 -5 5 6 50 57 -8 2 7 455 -466 |  |
| 2 6 5 104 101 -8 0 6 206 200 -2 2 6 93 98 -3 5 6 819 826 -6 2 7 115 -122 |  |
| 4 6 5 204 207 -6 0 6 412 -404 0 2 6 74 74 1 5 6 321 319 -4 2 7 262 -257 |  |
| -9 7 5 190 -192 -4 0 6 716 -696 2 2 6 299 298 3 5 6 336 352 -2 2 7 237 -231 |  |
| -5 7 5 604 -609 -2 0 6 356 -355 -9 3 6 91 -91 -8 6 6 281 -290 -7 3 7 217 -227 |  |
| -3 7 5 114 110 0 0 6 381 -377 -7 3 6 199 -198 -6 6 6 200 200 -5 3 7 519 -531 |  |
| -1 7 5 327 -322 2 0 6 65 -65 -5 3 6 176 -179 -4 6 6 158 160 -3 3 7 210 214 |  |
| 1 7 5 286 -286 4 0 6 771 -791 -1 3 6 287 -282 0 6 6 208 201 -1 3 7 425 -431 |  |
| 3 7 5 255 -261 -9 1 6 94 99 1 3 6 177 -177 2 6 6 240 -249 -6 4 7 151 152 |  |
| -8 8 5 540 -561 -7 1 6 282 -278 3 3 6 46 -55 -5 7 6 198 -202 -4 4 7 70 75 |  |
| -6 8 5 42 -38 -5 1 6 233 226 -10 4 6 116 118 |  |
| OBSERVED AND CALCULATED STRUCTURE FACTORS FOR THE SAMPLE - ORDERING 700°C 2000 MINUTES |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| 2 0 0 129 134 11 5 0 426 -423 -11 1 1 273 -283 -10 4 1 312 -312 -3 7 1 63 64 |  |
| 4 0 0 141 146 0 6 0 1007-1042 -9 1 1 36 -35 -8 4 1 155 -158 -1 7 1 436 -454 |  |
| 6 0 0 876 867 2 6 0 267 274 -7 1 1 381 -387 -6 4 1 102 -99 1 7 1 584 -601 |  |
| 8 0 0 773 795 4 6 0 187 -181 -5 1 1 157 156 -4 4 1 85 -79 3 7 1 71 -66 |  |
| 10 0 0 593 590 6 6 0 31 23 -1 1 1 60 -63 -2 4 1 224 234 5 7 1 503 -506 |  |
| 12 0 0 108 -95 8 6 0 184 -181 1 1 1 143 -147 0 4 1 870 -891 7 7 1 97 -98 |  |
| 1 1 0 46 37 10 6 0 394 -392 3 1 1 767 -759 2 4 1 228 232 9 7 1 514 -516 |  |
| 5 1 0 620 -611 12 6 0 331 331 5 1 1 47 47 4 4 1 375 -370 -8 8 1 392 -396 |  |
| 7 1 0 444 451 1 7 0 32 -29 7 1 1 307 -304 6 4 1 61 66 -6 8 1 226 -225 |  |
| 11 1 0 305 304 3 7 0 113 106 9 1 1 58 53 10 4 1 339 -342 -4 8 1 215 -207 |  |
| 13 1 0 155 -159 5 7 0 459 456 11 1 1 363 -361 -11 5 1 112 -110 -2 8 1 953 -975 |  |
| 0 2 0 239 236 7 7 0 294 -293 -12 2 1 692 707 -9 5 1 93 95 0 8 1 218 225 |  |
| 2 2 0 640 -632 9 7 0 210 208 -8 2 1 393 390 -7 5 1 68 67 2 8 1 563 -573 |  |
| 4 2 0 232 -228 0 8 0 57 -41 -6 2 1 489 494 -5 5 1 88 95 4 8 1 196 -200 |  |
| 6 2 0 186 -192 2 8 0 272 -279 -4 2 1 677 668 -3 5 1 164 -156 6 8 1 575 -574 |  |
| 8 2 0 229 -222 4 8 0 398 -393 0 2 1 387 -367 -1 5 1 297 302 8 8 1 202 -195 |  |
| 10 2 0 39 -29 6 8 0 62 -59 2 2 1 1081 1042 1 5 1 90 99 -9 9 1 49 -46 |  |
| 12 2 0 196 -191 8 8 0 78 -86 4 2 1 309 292 3 5 1 205 -199 -7 9 1 582 579 |  |
| 1 3 0 116 105 10 8 0 293 -296 6 2 1 741 742 5 5 1 193 195 -5 9 1 418 -415 |  |
| 3 3 0 617 622 1 9 0 41 -42 8 2 1 443 426 7 5 1 48 45 -3 9 1 92 96 |  |
| 5 3 0 397 396 3 9 0 200 200 10 2 1 66 -48 9 5 1 59 60 -1 9 1 89 89 |  |
| 7 3 0 86 -86 5 9 0 184 -186 12 2 1 482 480 11 5 1 72 -74 1 9 1 194 193 |  |
| 9 3 0 316 315 7 9 0 166 158 -13 3 1 226 232 -10 6 1 217 223 3 9 1 161 165 |  |
| 11 3 0 183 187 9 9 0 84 -83 -11 3 1 303 304 -8 6 1 38 27 5 9 1 324 -318 |  |
| 0 4 0 59 -44 0 10 0 729 738 -9 3 1 722 732 -6 6 1 272 272 7 9 1 361 354 |  |
| 2 4 0 162 161 2 10 0 75 79 -7 3 1 440 -451 -4 6 1 359 354 -8 10 1 136 -124 |  |
| 4 4 0 644 -656 4 10 0 540 535 -5 3 1 1099 1119 -2 6 1 100 -113 -4 10 1 44 -18 |  |
| 6 4 0 284 284 6 10 0 227 230 -3 3 1 961 955 0 6 1 485 491 -2 10 1 374 -369 |  |
| 8 4 0 146 138 8 10 0 199 202 -1 3 1 860 873 2 6 1 214 200 0 10 1 164 166 |  |
| 10 4 0 470 -471 1 11 0 63 76 1 3 1 195 -187 4 6 1 235 235 2 10 1 82 -63 |  |
| 12 4 0 194 198 3 11 0 262 264 3 3 1 388 381 6 6 1 61 61 4 10 1 97 -83 |  |
| 1 5 0 936 -953 5 11 0 318 -299 5 3 1 1467 1439 8 6 1 226 224 6 10 1 214 -204 |  |
| 3 5 0 691 -715 7 11 0 340 346 7 3 1 165 -172 10 6 1 215 216 -7 11 1 237 -232 |  |
| 5 5 0 92 105 0 12 0 415 388 9 3 1 474 466 -11 7 1 128 -128 -5 11 1 214 -224 |  |
| 7 5 0 1108-1126 2 12 0 249 -253 11 3 1 122 129 -9 7 1 307 -311 -3 11 1 73 -87 |  |
| 9 5 0 145 -139 4 12 0 110 -109 -12 4 1 301 296 -5 7 1 849 -868 -1 11 1 91 -98 |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| 1 11 1 319 -321 2 2 2 460 459 3 5 2 1069 1090 -7 9 2 264 -259 -12 2 3 567 -562 |  |
| 3 11 1 153 -159 4 2 2 372 -374 7 5 2 586 588 -5 9 2 162 163 -10 2 3 92 -87 |  |
| -4 12 1 172 156 6 2 2 410 406 9 5 2 141 148 -3 9 2 101 -104 -8 2 3 689 -685 |  |
| -2 12 1 303 282 8 2 2 352 344 -12 6 2 239 -251 -1 9 2 56 58 -6 2 3 106 -100 |  |
| 2 12 1 448 427 10 2 2 106 -102 -10 6 2 95 91 1 9 2 100 -87 -4 2 3 266 -267 |  |
| -12 0 2 100 94 -13 3 2 192 -200 -8 6 2 52 39 3 9 2 71 -60 -2 2 3 1212-1184 |  |
| -10 0 2 723 -737 -11 3 2 44 -45 -6 6 2 566 573 5 9 2 148 149 0 2 3 108 -104 |  |
| -8 0 2 340 -344 -9 3 2 159 -158 -4 6 2 84 64 7 9 2 207 -192 2 2 3 747 -762 |  |
| -6 0 2 1029-1026 -7 3 2 301 -291 -2 6 2 651 -668 -8 10 2 166 -171 4 2 3 63 65 |  |
| -2 0 2 373 348 -5 3 2 343 -333 0 6 2 954 971 -6 10 2 263 -270 6 2 3 666 -654 |  |
| 0 0 2 1396-1361 -3 3 2 80 73 2 6 2 46 -47 -4 10 2 491 -492 8 2 3 344 -338 |  |
| 2 0 2 931 -923 -1 3 2 601 -597 4 6 2 237 237 -2 10 2 150 -142 10 2 3 75 -73 |  |
| 4 0 2 1137-1144 1 3 2 458 -448 6 6 2 154 -154 0 10 2 568 -578 -11 3 3 362 -365 |  |
| 6 0 2 61 61 3 3 2 40 38 8 6 2 152 152 4 10 2 655 -651 -9 3 3 805 -800 |  |
| 8 0 2 476 -477 5 3 2 311 -311 10 6 2 236 236 6 10 2 134 -134 -7 3 3 251 255 |  |
| 10 0 2 812 -810 7 3 2 255 -250 -11 7 2 49 -41 -7 11 2 439 -439 -5 3 3 733 -736 |  |
| -13 1 2 181 -187 9 3 2 155 -147 -9 7 2 186 -185 -5 11 2 210 193 -3 3 3 288 -277 |  |
| -11 1 2 34 33 11 3 2 37 -31 -7 7 2 168 176 -3 11 2 214 -218 -1 3 3 1148-1167 |  |
| -9 1 2 272 281 -12 4 2 257 -258 -5 7 2 309 -310 -1 11 2 119 106 1 3 3 254 -256 |  |
| -7 1 2 986 -991 -10 4 2 232 232 -3 7 2 114 124 1 11 2 163 -176 3 3 3 37 -22 |  |
| -5 1 2 342 341 -6 4 2 149 151 -1 7 2 372 -368 3 11 2 260 -261 5 3 3 810 -809 |  |
| -3 1 2 78 74 -4 4 2 50 62 1 7 2 57 -50 5 11 2 236 216 7 3 3 118 -116 |  |
| -1 1 2 32 20 -2 4 2 231 -229 3 7 2 207 212 -2 12 2 364 370 9 3 3 547 -536 |  |
| 1 1 2 658 -661 0 4 2 623 628 5 7 2 352 -349 0 12 2 243 -223 -12 4 3 131 -132 |  |
| 3 1 2 268 -271 2 4 2 428 -434 9 7 2 166 -168 -13 1 3 76 75 -10 4 3 214 216 |  |
| 5 1 2 388 384 4 4 2 359 373 -10 8 2 169 172 -11 1 3 102 108 -8 4 3 182 -183 |  |
| 7 1 2 536 -528 8 4 2 81 -78 -8 8 2 199 206 -9 1 3 89 90 -6 4 3 390 395 |  |
| 9 1 2 268 265 10 4 2 95 91 -6 8 2 152 155 -7 1 3 429 427 -4 4 3 318 316 |  |
| 11 1 2 261 -254 -13 5 2 214 227 -4 8 2 172 178 -5 1 3 267 -261 -2 4 3 431 -450 |  |
| -12 2 2 333 344 -11 5 2 388 391 -2 8 2 262 268 -3 1 3 687 683 0 4 3 439 447 |  |
| -10 2 2 258 -257 -9 5 2 183 179 0 8 2 239 243 -1 1 3 117 112 2 4 3 37 -33 |  |
| -8 2 2 293 290 -7 5 2 931 949 2 8 2 111 121 1 1 3 45 41 4 4 3 425 428 |  |
| -6 2 2 524 516 -5 5 2 130 108 4 8 2 255 252 3 1 3 355 349 6 4 3 143 -144 |  |
| -4 2 2 204 -196 -3 5 2 1033 1048 6 8 2 238 237 5 1 3 160 157 8 4 3 95 85 |  |
| -2 2 2 205 208 -1 5 2 143 145 8 8 2 77 76 7 1 3 296 295 10 4 3 208 210 |  |
| 0 2 2 605 610 1 5 2 709 706 -9 9 2 134 135 9 1 3 172 -164 -11 5 3 82 -80 |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| -9 5 3 74 69 -3 9 3 153 -153 -6 2 4 58 -38 -10 6 4 303 -299 -1 1 5 82 -69 |  |
| -7 5 3 44 41 -1 9 3 387 378 -4 2 4 351 -343 -8 6 4 360 358 1 1 5 161 -167 |  |
| -5 5 3 340 -351 1 9 3 318 -316 -2 2 4 209 -207 -6 6 4 343 -344 3 1 5 90 -91 |  |
| -3 5 3 205 204 3 9 3 337 -335 0 2 4 160 167 -4 6 4 469 -463 5 1 5 132 -131 |  |
| -1 5 3 35 22 5 9 3 310 300 2 2 4 550 -563 -2 6 4 302 310 7 1 5 317 -330 |  |
| 1 5 3 271 -278 -4 10 3 70 50 4 2 4 45 -40 0 6 4 194 -191 -12 2 5 408 413 |  |
| 5 5 3 105 102 -2 10 3 157 151 8 2 4 167 -161 2 6 4 71 71 -10 2 5 38 -39 |  |
| 9 5 3 221 -224 2 10 3 228 215 -11 3 4 200 202 4 6 4 561 -557 -8 2 5 672 663 |  |
| -10 6 3 234 -242 4 10 3 125 -136 -9 3 4 254 256 6 6 4 259 257 -6 2 5 176 172 |  |
| -8 6 3 127 -129 -3 11 3 171 177 -7 3 4 46 -46 -9 7 4 288 284 -4 2 5 206 203 |  |
| -6 6 3 161 -156 -1 11 3 155 159 -5 3 4 303 290 -7 7 4 196 -191 -2 2 5 499 495 |  |
| -4 6 3 194 -187 1 11 3 165 166 -3 3 4 286 286 -5 7 4 206 204 0 2 5 152 154 |  |
| -2 6 3 164 -166 3 11 3 136 147 -1 3 4 173 168 -3 7 4 64 -70 2 2 5 734 747 |  |
| 0 6 3 343 -338 -12 0 4 152 163 1 3 4 95 97 -1 7 4 279 278 4 2 5 140 -139 |  |
| 2 6 3 41 51 -10 0 4 467 464 3 3 4 299 306 5 7 4 167 157 6 2 5 370 366 |  |
| 4 6 3 371 -367 -6 0 4 1093 1091 5 3 4 211 203 -8 8 4 178 -181 -11 3 5 119 118 |  |
| 6 6 3 125 -125 -4 0 4 800 783 9 3 4 237 241 -6 8 4 60 -60 -9 3 5 669 665 |  |
| 8 6 3 83 -78 2 0 4 235 224 -12 4 4 252 254 -4 8 4 203 -205 -7 3 5 151 152 |  |
| -11 7 3 142 142 4 0 4 909 905 -10 4 4 380 -382 -2 8 4 277 -277 -5 3 5 478 468 |  |
| -9 7 3 425 425 6 0 4 197 198 -8 4 4 172 164 0 8 4 127 -126 -3 3 5 168 -166 |  |
| -5 7 3 577 579 8 0 4 364 355 -4 4 4 235 -237 2 8 4 84 -88 -1 3 5 904 915 |  |
| -1 7 3 605 612 -13 1 4 149 145 0 4 4 143 -149 4 8 4 263 -256 1 3 5 257 269 |  |
| 1 7 3 265 274 -11 1 4 150 151 2 4 4 329 329 -7 9 4 100 96 3 3 5 119 116 |  |
| 3 7 3 105 110 -9 1 4 168 -160 4 4 4 467 -463 -5 9 4 129 -128 5 3 5 422 417 |  |
| 5 7 3 455 449 -7 1 4 292 287 6 4 4 108 106 -3 9 4 231 224 -10 4 5 290 -287 |  |
| -10 8 3 50 38 -5 1 4 122 -123 8 4 4 64 63 -1 9 4 153 -155 -8 4 5 182 183 |  |
| -8 8 3 391 387 -3 1 4 769 771 -11 5 4 229 -235 3 9 4 104 94 -6 4 5 169 -171 |  |
| -6 8 3 171 166 -1 1 4 501 -504 -9 5 4 34 -12 -6 10 4 358 361 -4 4 5 202 -203 |  |
| -4 8 3 236 225 1 1 4 40 42 -7 5 4 867 -865 -4 10 4 313 310 -2 4 5 34 -29 |  |
| -2 8 3 614 624 3 1 4 480 474 -5 5 4 149 -149 -2 10 4 175 180 0 4 5 225 -225 |  |
| 0 8 3 35 20 5 1 4 81 -83 -3 5 4 808 -808 0 10 4 531 520 2 4 5 236 244 |  |
| 2 8 3 683 676 7 1 4 149 138 -1 5 4 138 -133 -11 1 5 54 -54 4 4 5 436 -437 |  |
| 4 8 3 158 -152 9 1 4 202 -194 1 5 4 573 -568 -9 1 5 51 -57 -9 5 5 75 71 |  |
| 6 8 3 428 427 -12 2 4 285 -283 3 5 4 516 -524 -7 1 5 337 -332 -7 5 5 68 -57 |  |
| -9 9 3 335 333 -10 2 4 86 -84 5 5 4 238 -236 -5 1 5 167 163 -5 5 5 119 128 |  |
| -7 9 3 405 -412 -8 2 4 112 -118 7 5 4 605 -599 -3 1 5 442 -434 -1 5 5 44 46 |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| 3 5 5 90 88 0 8 5 66 -80 3 1 6 86 83 -4 4 6 136 -136 -1 7 6 233 -240 |  |
| 5 5 5 43 41 2 8 5 487 -482 -10 2 6 101 -100 0 4 6 337 342 -7 1 7 241 248 |  |
| -10 6 5 198 197 -3 9 5 428 423 -8 2 6 228 216 2 4 6 314 -316 -5 1 7 108 -104 |  |
| -8 6 5 43 -43 -1 9 5 213 -200 -6 2 6 147 149 -9 5 6 198 202 -3 1 7 261 258 |  |
| -6 6 5 258 258 -10 0 6 784 -790 -4 2 6 96 101 -7 5 6 348 345 -1 1 7 78 87 |  |
| -4 6 5 204 201 -8 0 6 209 208 -2 2 6 92 100 -5 5 6 61 60 1 1 7 197 222 |  |
| 0 6 5 262 261 -6 0 6 428 -421 0 2 6 78 74 -3 5 6 830 837 -8 2 7 490 -492 |  |
| 2 6 5 100 99 -4 0 6 715 -710 2 2 6 285 298 -1 5 6 47 48 -6 2 7 125 -127 |  |
| 4 6 5 207 205 -2 0 6 360 -358 -9 3 6 100 -98 1 5 6 318 321 -4 2 7 269 -265 |  |
| -9 7 5 209 -202 0 0 6 368 -381 -7 3 6 209 -207 3 5 6 331 350 -2 2 7 233 -235 |  |
| -5 7 5 631 -622 2 0 6 63 -65 -5 3 6 188 -184 -8 6 6 301 -303 0 2 7 42 -46 |  |
| -3 7 5 120 113 4 0 6 770 -788 -3 3 6 28 20 -6 6 6 220 206 -7 3 7 234 -239 |  |
| -1 7 5 325 -323 -9 1 6 103 103 -1 3 6 274 -284 -4 6 6 163 163 -5 3 7 545 -548 |  |
| 1 7 5 284 -286 -7 1 6 298 -290 1 3 6 172 -176 0 6 6 208 201 -3 3 7 216 217 |  |
| 3 7 5 263 -259 -5 1 6 239 233 -10 4 6 123 126 2 6 6 233 -249 -1 3 7 423 -437 |  |
| -8 8 5 581 -585 -3 1 6 385 -381 -8 4 6 81 -72 -5 7 6 207 -207 -6 4 7 160 159 |  |
| -4 8 5 108 -102 -1 1 6 87 83 -6 4 6 200 193 -3 7 6 233 224 -4 4 7 78 76 |  |
| -2 8 5 468 -465 1 1 6 138 -139 |  |
| OBSERVED AND CALCULATED STRUCTURE FACTORS FOR THE SAMPLE - ORDERING 700°C 4000 MINUTES |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| 2 0 0 129 140 6 6 0 35 25 -1 1 1 62 -68 2 4 1 226 226 7 7 1 93 -98 |  |
| 4 0 0 145 150 8 6 0 185 -182 1 1 1 151 -154 4 4 1 384 -373 9 7 1 516 -521 |  |
| 6 0 0 893 882 10 6 0 396 -398 3 1 1 804 -774 6 4 1 66 69 -8 8 1 388 -388 |  |
| 8 0 0 795 812 12 6 0 327 341 5 1 1 51 43 10 4 1 346 -355 -6 8 1 221 -218 |  |
| 10 0 0 609 602 1 7 0 29 -27 7 1 1 320 -311 -11 5 1 105 -113 -4 8 1 202 -200 |  |
| 12 0 0 105 -100 3 7 0 121 110 9 1 1 56 54 -9 5 1 93 91 -2 8 1 928 -953 |  |
| 1 1 0 41 37 5 7 0 451 455 11 1 1 376 -379 -7 5 1 65 63 0 8 1 211 220 |  |
| 5 1 0 632 -619 7 7 0 293 -292 -12 2 1 693 720 -5 5 1 87 92 2 8 1 553 -563 |  |
| 7 1 0 448 456 9 7 0 209 210 -8 2 1 393 392 -3 5 1 161 -162 4 8 1 191 -193 |  |
| 11 1 0 312 313 0 8 0 35 -36 -6 2 1 488 492 -1 5 1 279 293 6 8 1 563 -569 |  |
| 13 1 0 160 -170 2 8 0 263 -271 -4 2 1 678 668 1 5 1 88 95 8 8 1 198 -193 |  |
| 0 2 0 220 229 4 8 0 379 -386 -2 2 1 1293 1271 3 5 1 207 -203 -9 9 1 49 -45 |  |
| 2 2 0 648 -644 6 8 0 55 -55 0 2 1 369 -366 5 5 1 196 191 -7 9 1 556 569 |  |
| 4 2 0 238 -235 8 8 0 74 -81 4 2 1 313 292 7 5 1 46 42 -5 9 1 402 -400 |  |
| 6 2 0 191 -196 10 8 0 289 -297 6 2 1 760 756 9 5 1 55 58 -3 9 1 92 95 |  |
| 8 2 0 231 -228 1 9 0 38 -42 8 2 1 444 433 11 5 1 74 -79 -1 9 1 84 89 |  |
| 12 2 0 195 -197 3 9 0 197 196 10 2 1 59 -53 -10 6 1 217 223 1 9 1 192 194 |  |
| 1 3 0 115 104 5 9 0 178 -182 12 2 1 483 501 -8 6 1 36 28 3 9 1 158 163 |  |
| 3 3 0 628 624 7 9 0 160 151 -13 3 1 227 237 -6 6 1 273 266 5 9 1 322 -312 |  |
| 5 3 0 406 396 9 9 0 85 -80 -11 3 1 308 308 -4 6 1 347 349 7 9 1 344 353 |  |
| 7 3 0 84 -88 0 10 0 719 712 -9 3 1 723 738 -2 6 1 98 -108 -8 10 1 133 -118 |  |
| 9 3 0 313 320 2 10 0 74 75 -7 3 1 443 -451 0 6 1 457 484 -2 10 1 373 -352 |  |
| 11 3 0 190 190 4 10 0 522 518 -5 3 1 1109 1131 2 6 1 207 198 0 10 1 168 164 |  |
| 2 4 0 163 163 6 10 0 217 222 -3 3 1 957 962 4 6 1 230 236 2 10 1 72 -58 |  |
| 4 4 0 647 -655 8 10 0 196 196 1 3 1 188 -183 6 6 1 60 59 4 10 1 90 -78 |  |
| 6 4 0 293 291 1 11 0 62 68 3 3 1 401 387 8 6 1 229 225 6 10 1 203 -199 |  |
| 8 4 0 144 141 3 11 0 258 252 5 3 1 1500 1476 10 6 1 215 220 -5 11 1 215 -214 |  |
| 10 4 0 475 -481 5 11 0 309 -289 7 3 1 172 -175 -11 7 1 114 -124 -3 11 1 68 -82 |  |
| 12 4 0 197 206 7 11 0 324 331 9 3 1 479 478 -9 7 1 308 -307 -1 11 1 97 -95 |  |
| 3 5 0 680 -710 2 12 0 250 -246 11 3 1 124 132 -7 7 1 31 25 1 11 1 311 -309 |  |
| 5 5 0 93 105 4 12 0 104 -113 -12 4 1 293 302 -5 7 1 827 -853 3 11 1 144 -153 |  |
| 7 5 0 1126-1136 -11 1 1 281 -289 -10 4 1 314 -313 -3 7 1 65 65 -2 12 1 300 266 |  |
| 9 5 0 143 -135 -9 1 1 41 -37 -8 4 1 160 -159 -1 7 1 428 -446 -12 0 2 106 98 |  |
| 11 5 0 431 -429 -7 1 1 385 -392 -6 4 1 106 -102 1 7 1 570 -589 -10 0 2 739 -742 |  |
| 2 6 0 256 271 -5 1 1 158 152 -4 4 1 88 -80 3 7 1 67 -61 -8 0 2 343 -343 |  |
| 4 6 0 180 -179 -3 1 1 865 -846 -2 4 1 224 232 5 7 1 484 -500 -6 0 2 1025-1030 |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| -4 0 2 1102-1099 1 3 2 458 -451 10 6 2 234 243 2 10 2 47 -49 -9 3 3 799 -791 |  |
| 4 0 2 1212-1177 3 3 2 45 41 -11 7 2 44 -42 4 10 2 640 -641 -7 3 3 251 247 |  |
| 6 0 2 88 66 5 3 2 330 -312 -9 7 2 182 -181 6 10 2 125 -128 -5 3 3 735 -732 |  |
| 8 0 2 499 -494 7 3 2 259 -258 -7 7 2 170 170 -7 11 2 418 -417 -3 3 3 284 -274 |  |
| 10 0 2 853 -851 9 3 2 151 -150 -5 7 2 309 -306 -5 11 2 209 185 1 3 3 263 -256 |  |
| -13 1 2 179 -192 -12 4 2 250 -258 -3 7 2 120 121 -3 11 2 206 -204 3 3 3 35 -27 |  |
| -11 1 2 43 33 -10 4 2 229 228 -1 7 2 356 -366 -1 11 2 129 105 5 3 3 839 -826 |  |
| -9 1 2 271 283 -6 4 2 146 149 1 7 2 55 -52 1 11 2 164 -168 7 3 3 119 -120 |  |
| -7 1 2 983 -992 -4 4 2 55 59 3 7 2 200 209 3 11 2 244 -247 9 3 3 559 -564 |  |
| -5 1 2 339 336 -2 4 2 229 -233 5 7 2 353 -352 5 11 2 232 211 -12 4 3 136 -131 |  |
| -3 1 2 78 73 0 4 2 587 621 7 7 2 35 -26 -2 12 2 372 355 -10 4 3 222 214 |  |
| -1 1 2 28 28 2 4 2 439 -437 9 7 2 166 -171 -13 1 3 70 76 -8 4 3 180 -182 |  |
| 1 1 2 699 -669 4 4 2 376 375 -10 8 2 162 165 -11 1 3 104 107 -6 4 3 391 388 |  |
| 3 1 2 282 -272 8 4 2 83 -82 -8 8 2 193 197 -9 1 3 94 88 -4 4 3 321 311 |  |
| 5 1 2 408 391 10 4 2 99 90 -6 8 2 156 151 -7 1 3 432 423 -2 4 3 421 -441 |  |
| 7 1 2 558 -543 -13 5 2 215 223 -4 8 2 167 169 -5 1 3 260 -253 0 4 3 419 443 |  |
| 9 1 2 282 278 -11 5 2 387 388 -2 8 2 256 258 -3 1 3 679 685 4 4 3 441 438 |  |
| 11 1 2 264 -270 -9 5 2 180 175 0 8 2 231 237 -1 1 3 113 112 6 4 3 153 -151 |  |
| -12 2 2 340 348 -7 5 2 949 937 2 8 2 114 116 1 1 3 51 46 8 4 3 87 87 |  |
| -10 2 2 261 -256 -5 5 2 126 105 4 8 2 237 245 3 1 3 373 356 10 4 3 212 221 |  |
| -8 2 2 293 291 -3 5 2 1006 1046 6 8 2 234 236 5 1 3 171 165 -11 5 3 69 -77 |  |
| -6 2 2 524 518 -1 5 2 135 140 8 8 2 71 74 7 1 3 310 305 -9 5 3 72 69 |  |
| -4 2 2 201 -188 1 5 2 690 702 -9 9 2 132 131 9 1 3 180 -175 -7 5 3 48 44 |  |
| -2 2 2 208 211 3 5 2 1085 1097 -7 9 2 261 -251 -12 2 3 552 -556 -5 5 3 337 -339 |  |
| 0 2 2 591 619 7 5 2 603 595 -5 9 2 156 157 -10 2 3 91 -82 -3 5 3 198 204 |  |
| 2 2 2 483 468 9 5 2 141 149 -3 9 2 101 -98 -8 2 3 684 -679 -1 5 3 35 24 |  |
| 4 2 2 388 -379 -12 6 2 252 -248 -1 9 2 54 57 -6 2 3 108 -99 1 5 3 263 -271 |  |
| 6 2 2 432 421 -10 6 2 97 89 1 9 2 93 -86 -4 2 3 266 -264 5 5 3 109 106 |  |
| 8 2 2 369 359 -8 6 2 46 36 3 9 2 67 -57 -2 2 3 1146-1186 9 5 3 230 -233 |  |
| 10 2 2 110 -110 -6 6 2 573 567 5 9 2 146 146 0 2 3 105 -107 -10 6 3 234 -233 |  |
| -13 3 2 189 -202 -4 6 2 65 62 7 9 2 199 -191 2 2 3 792 -771 -8 6 3 134 -125 |  |
| -11 3 2 43 -44 -2 6 2 633 -659 -8 10 2 162 -161 4 2 3 64 72 -6 6 3 154 -153 |  |
| -9 3 2 159 -153 2 6 2 45 -47 -6 10 2 256 -256 6 2 3 696 -675 -4 6 3 188 -182 |  |
| -7 3 2 293 -288 4 6 2 237 236 -4 10 2 482 -474 8 2 3 364 -350 -2 6 3 158 -162 |  |
| -5 3 2 344 -331 6 6 2 152 -157 -2 10 2 138 -138 10 2 3 74 -77 0 6 3 326 -333 |  |
| -3 3 2 81 75 8 6 2 159 158 0 10 2 565 -552 -11 3 3 361 -361 2 6 3 48 51 |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| 4 6 3 370 -369 -4 0 4 777 774 9 3 4 244 256 -6 8 4 50 -55 -9 3 5 649 637 |  |
| 6 6 3 122 -125 -2 0 4 51 -48 -12 4 4 249 249 -4 8 4 203 -196 -7 3 5 157 150 |  |
| 8 6 3 80 -79 4 0 4 961 930 -10 4 4 382 -374 -2 8 4 277 -268 -5 3 5 471 463 |  |
| -11 7 3 136 134 6 0 4 209 205 -8 4 4 167 162 0 8 4 117 -119 -3 3 5 174 -163 |  |
| -9 7 3 422 410 8 0 4 381 377 -4 4 4 234 -230 2 8 4 79 -85 1 3 5 262 268 |  |
| -5 7 3 564 563 -13 1 4 144 141 0 4 4 140 -142 4 8 4 255 -257 3 3 5 124 124 |  |
| -1 7 3 584 600 -11 1 4 150 147 2 4 4 339 335 -7 9 4 105 89 5 3 5 443 428 |  |
| 1 7 3 261 270 -9 1 4 164 -151 4 4 4 479 -475 -5 9 4 122 -123 -10 4 5 282 -276 |  |
| 3 7 3 107 108 -7 1 4 288 279 6 4 4 114 112 -3 9 4 237 218 -8 4 5 182 178 |  |
| 5 7 3 449 445 -5 1 4 117 -126 8 4 4 73 69 -1 9 4 160 -150 -6 4 5 168 -168 |  |
| -10 8 3 38 34 -3 1 4 750 771 -11 5 4 230 -227 3 9 4 100 92 -4 4 5 204 -193 |  |
| -8 8 3 380 375 -1 1 4 486 -502 -7 5 4 865 -839 -6 10 4 354 342 0 4 5 213 -223 |  |
| -6 8 3 165 157 1 1 4 51 41 -5 5 4 152 -144 -4 10 4 299 292 2 4 5 245 248 |  |
| -4 8 3 225 217 3 1 4 506 480 -3 5 4 780 -796 -2 10 4 172 174 4 4 5 446 -448 |  |
| -2 8 3 602 605 5 1 4 87 -81 -1 5 4 131 -129 0 10 4 518 502 -9 5 5 68 65 |  |
| 2 8 3 670 667 7 1 4 152 141 1 5 4 562 -570 -11 1 5 54 -53 -7 5 5 60 -55 |  |
| 4 8 3 161 -155 9 1 4 216 -209 3 5 4 519 -521 -9 1 5 51 -57 -5 5 5 125 121 |  |
| 6 8 3 422 429 -12 2 4 268 -273 5 5 4 238 -242 -7 1 5 331 -320 -3 5 5 27 -34 |  |
| -9 9 3 315 317 -10 2 4 78 -83 7 5 4 616 -622 -5 1 5 161 158 -1 5 5 49 45 |  |
| -7 9 3 404 -394 -8 2 4 126 -123 -10 6 4 302 -294 -3 1 5 430 -432 3 5 5 88 85 |  |
| -3 9 3 151 -152 -6 2 4 43 -36 -8 6 4 361 345 -1 1 5 66 -68 5 5 5 43 39 |  |
| -1 9 3 375 366 -4 2 4 348 -339 -6 6 4 337 -332 1 1 5 180 -170 -10 6 5 189 188 |  |
| 1 9 3 313 -312 -2 2 4 198 -211 -4 6 4 453 -448 3 1 5 95 -92 -8 6 5 41 -43 |  |
| 3 9 3 326 -332 0 2 4 160 163 -2 6 4 289 297 5 1 5 144 -139 -6 6 5 252 244 |  |
| 5 9 3 299 297 2 2 4 580 -571 0 6 4 184 -186 7 1 5 343 -348 -4 6 5 196 193 |  |
| -4 10 3 59 47 4 2 4 45 -42 2 6 4 81 73 -12 2 5 402 399 0 6 5 248 255 |  |
| -2 10 3 159 143 8 2 4 172 -169 4 6 4 561 -568 -10 2 5 45 -41 2 6 5 98 97 |  |
| 0 10 3 48 -30 -11 3 4 198 194 6 6 4 270 266 -8 2 5 659 643 4 6 5 209 207 |  |
| 2 10 3 219 205 -9 3 4 254 250 -9 7 4 280 273 -6 2 5 167 165 -9 7 5 195 -189 |  |
| 4 10 3 130 -137 -7 3 4 48 -46 -7 7 4 190 -183 -4 2 5 211 205 -5 7 5 600 -597 |  |
| -3 11 3 167 166 -5 3 4 298 281 -5 7 4 205 198 -2 2 5 458 485 -3 7 5 110 111 |  |
| -1 11 3 149 152 -3 3 4 284 282 -3 7 4 59 -66 0 2 5 153 153 -1 7 5 312 -314 |  |
| 1 11 3 167 160 -1 3 4 160 167 -1 7 4 277 276 2 2 5 780 760 1 7 5 272 -280 |  |
| -12 0 4 146 161 1 3 4 99 94 3 7 4 40 35 4 2 5 151 -145 3 7 5 253 -263 |  |
| -10 0 4 461 459 3 3 4 318 311 5 7 4 169 159 6 2 5 385 381 -8 8 5 562 -555 |  |
| -6 0 4 1071 1082 5 3 4 222 207 -8 8 4 175 -169 -11 3 5 118 118 -4 8 5 106 -100 |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| -2 8 5 446 -445 -5 1 6 229 225 -5 3 6 177 -180 -1 5 6 66 46 -1 1 7 88 85 |  |
| 0 8 5 66 -79 -3 1 6 364 -373 -1 3 6 269 -278 1 5 6 306 322 1 1 7 218 225 |  |
| 2 8 5 465 -478 -1 1 6 86 84 1 3 6 179 -177 3 5 6 343 349 -8 2 7 470 -467 |  |
| -3 9 5 425 406 1 1 6 158 -148 3 3 6 60 -55 -8 6 6 293 -285 -6 2 7 120 -118 |  |
| -1 9 5 197 -192 3 1 6 91 91 -10 4 6 125 120 -6 6 6 204 203 -4 2 7 254 -263 |  |
| -10 0 6 748 -760 -10 2 6 105 -99 -8 4 6 75 -72 -4 6 6 147 151 -2 2 7 209 -229 |  |
| -8 0 6 204 193 -8 2 6 216 209 -6 4 6 197 187 0 6 6 199 203 0 2 7 44 -45 |  |
| -6 0 6 403 -410 -6 2 6 147 146 -4 4 6 138 -135 2 6 6 229 -250 -7 3 7 225 -225 |  |
| -4 0 6 659 -688 -4 2 6 87 100 0 4 6 329 340 -5 7 6 206 -200 -5 3 7 520 -531 |  |
| 0 0 6 406 -383 -2 2 6 86 96 2 4 6 313 -320 -3 7 6 219 218 -3 3 7 201 206 |  |
| 2 0 6 69 -64 0 2 6 78 79 -9 5 6 201 197 -1 7 6 229 -236 -1 3 7 404 -435 |  |
| 4 0 6 833 -817 2 2 6 315 304 -7 5 6 336 328 -7 1 7 223 235 -6 4 7 157 153 |  |
| -9 1 6 97 96 -9 3 6 93 -89 -5 5 6 55 53 -5 1 7 99 -101 -4 4 7 69 69 |  |
| -7 1 6 291 -281 -7 3 6 208 -198 -3 5 6 778 818 -3 1 7 236 253 |  |
| OBSERVED AND CALCULATED STRUCTURE FACTORS FOR THE SAMPLE - ORDERING 700°C 8800 MINUTES |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| 2 0 0 123 132 11 5 0 419 -415 -9 1 1 37 -34 -12 4 1 292 289 -5 7 1 837 -860 |  |
| 4 0 0 140 144 2 6 0 266 274 -7 1 1 378 -385 -10 4 1 306 -306 -3 7 1 67 68 |  |
| 6 0 0 865 865 4 6 0 185 -179 -5 1 1 152 154 -8 4 1 161 -157 -1 7 1 440 -451 |  |
| 8 0 0 768 793 6 6 0 43 25 -3 1 1 857 -840 -6 4 1 102 -98 1 7 1 586 -599 |  |
| 10 0 0 591 581 8 6 0 180 -181 -1 1 1 62 -64 -4 4 1 87 -79 3 7 1 76 -64 |  |
| 12 0 0 101 -93 10 6 0 394 -385 1 1 1 146 -148 -2 4 1 226 234 5 7 1 487 -501 |  |
| 1 1 0 44 36 12 6 0 325 324 3 1 1 759 -765 0 4 1 871 -898 7 7 1 97 -94 |  |
| 3 1 0 816 787 1 7 0 34 -30 5 1 1 53 45 2 4 1 230 230 9 7 1 505 -510 |  |
| 5 1 0 609 -611 3 7 0 116 107 7 1 1 305 -304 4 4 1 373 -370 -8 8 1 374 -388 |  |
| 7 1 0 436 448 5 7 0 460 453 9 1 1 60 51 6 4 1 59 67 -6 8 1 218 -221 |  |
| 11 1 0 298 299 7 7 0 293 -290 11 1 1 360 -359 10 4 1 343 -339 -4 8 1 204 -200 |  |
| 13 1 0 153 -158 9 7 0 209 205 -12 2 1 699 692 -11 5 1 108 -109 -2 8 1 950 -971 |  |
| 0 2 0 232 234 0 8 0 43 -36 -8 2 1 385 385 -9 5 1 88 91 0 8 1 220 226 |  |
| 2 2 0 635 -636 2 8 0 268 -278 -6 2 1 483 490 -7 5 1 80 67 2 8 1 569 -571 |  |
| 4 2 0 233 -228 4 8 0 388 -391 -4 2 1 667 665 -5 5 1 89 95 4 8 1 193 -196 |  |
| 6 2 0 187 -193 6 8 0 61 -55 -2 2 1 1308 1262 -3 5 1 165 -158 6 8 1 570 -570 |  |
| 8 2 0 225 -221 8 8 0 74 -82 0 2 1 386 -370 -1 5 1 295 301 8 8 1 191 -191 |  |
| 12 2 0 190 -187 10 8 0 290 -294 2 2 1 1083 1055 1 5 1 93 99 -9 9 1 49 -47 |  |
| 1 3 0 116 105 1 9 0 39 -44 4 2 1 307 291 3 5 1 198 -202 -7 9 1 549 572 |  |
| 3 3 0 618 624 3 9 0 198 199 6 2 1 730 742 5 5 1 190 192 -5 9 1 403 -411 |  |
| 5 3 0 394 394 5 9 0 178 -185 8 2 1 431 422 7 5 1 61 48 -3 9 1 91 94 |  |
| 7 3 0 88 -87 7 9 0 165 157 10 2 1 55 -47 9 5 1 55 59 -1 9 1 85 89 |  |
| 9 3 0 310 312 9 9 0 82 -82 12 2 1 479 474 11 5 1 79 -76 1 9 1 192 193 |  |
| 11 3 0 180 185 0 10 0 724 729 -13 3 1 228 228 -10 6 1 210 216 3 9 1 159 162 |  |
| 0 4 0 42 -39 2 10 0 72 73 -11 3 1 302 299 -8 6 1 41 27 5 9 1 318 -317 |  |
| 2 4 0 170 164 4 10 0 521 530 -9 3 1 711 723 -6 6 1 266 270 7 9 1 342 351 |  |
| 4 4 0 644 -656 6 10 0 218 225 -7 3 1 434 -449 -4 6 1 351 353 -8 10 1 124 -121 |  |
| 6 4 0 287 283 8 10 0 188 196 -5 3 1 1084 1123 -2 6 1 101 -113 -2 10 1 375 -365 |  |
| 8 4 0 144 136 1 11 0 62 72 -3 3 1 965 959 0 6 1 487 491 0 10 1 161 165 |  |
| 10 4 0 467 -463 3 11 0 253 262 -1 3 1 877 878 2 6 1 214 198 2 10 1 73 -61 |  |
| 12 4 0 195 195 5 11 0 307 -295 1 3 1 194 -189 4 6 1 235 234 4 10 1 88 -81 |  |
| 1 5 0 933 -954 7 11 0 321 339 3 3 1 391 381 6 6 1 62 61 6 10 1 206 -203 |  |
| 3 5 0 693 -712 0 12 0 398 386 5 3 1 1471 1456 8 6 1 225 224 -7 11 1 217 -230 |  |
| 5 5 0 90 105 2 12 0 240 -251 7 3 1 164 -171 10 6 1 209 213 -5 11 1 205 -220 |  |
| 7 5 0 1094-1123 4 12 0 94 -109 9 3 1 464 461 -11 7 1 110 -123 -3 11 1 62 -83 |  |
| 9 5 0 144 -135 -11 1 1 273 -278 11 3 1 124 128 -9 7 1 297 -307 -1 11 1 89 -97 |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| 1 11 1 316 -319 2 2 2 469 462 9 5 2 145 150 -1 9 2 50 56 -6 2 3 107 -101 |  |
| 3 11 1 148 -155 4 2 2 377 -377 -12 6 2 254 -244 1 9 2 99 -87 -4 2 3 267 -265 |  |
| -2 12 1 288 277 6 2 2 407 410 -10 6 2 96 88 3 9 2 57 -57 -2 2 3 1212-1200 |  |
| 2 12 1 434 423 8 2 2 351 347 -8 6 2 48 39 5 9 2 153 150 0 2 3 109 -105 |  |
| -14 0 2 581 -582 10 2 2 105 -101 -6 6 2 575 569 7 9 2 206 -193 2 2 3 769 -771 |  |
| -12 0 2 97 92 -13 3 2 194 -193 -4 6 2 73 62 -8 10 2 163 -163 4 2 3 65 67 |  |
| -10 0 2 721 -725 -11 3 2 41 -44 -2 6 2 654 -669 -6 10 2 251 -261 6 2 3 659 -664 |  |
| -8 0 2 336 -341 -9 3 2 154 -157 0 6 2 967 977 -4 10 2 492 -489 8 2 3 345 -341 |  |
| -6 0 2 1007-1026 -7 3 2 291 -288 2 6 2 49 -49 -2 10 2 141 -138 10 2 3 75 -74 |  |
| -4 0 2 1135-1097 -5 3 2 338 -331 4 6 2 242 236 0 10 2 578 -572 -11 3 3 358 -357 |  |
| -2 0 2 375 349 -3 3 2 78 74 6 6 2 157 -154 4 10 2 656 -648 -9 3 3 788 -794 |  |
| 2 0 2 928 -933 -1 3 2 604 -599 8 6 2 156 153 6 10 2 133 -130 -7 3 3 247 255 |  |
| 4 0 2 1125-1159 1 3 2 460 -451 10 6 2 245 234 -7 11 2 434 -431 -5 3 3 725 -738 |  |
| 6 0 2 56 63 3 3 2 42 38 -9 7 2 188 -180 -5 11 2 218 192 -3 3 3 300 -278 |  |
| 8 0 2 471 -480 5 3 2 324 -314 -7 7 2 172 174 -3 11 2 210 -217 -1 3 3 1183-1183 |  |
| 10 0 2 813 -811 7 3 2 253 -251 -5 7 2 310 -308 -1 11 2 120 106 1 3 3 259 -256 |  |
| -13 1 2 178 -181 9 3 2 151 -146 -3 7 2 119 124 1 11 2 169 -173 3 3 3 40 -24 |  |
| -11 1 2 47 31 -12 4 2 254 -251 -1 7 2 377 -369 3 11 2 256 -257 5 3 3 817 -818 |  |
| -9 1 2 271 278 -10 4 2 227 227 1 7 2 51 -50 5 11 2 238 214 7 3 3 117 -119 |  |
| -7 1 2 969 -988 -6 4 2 142 148 3 7 2 206 213 -2 12 2 368 367 9 3 3 535 -541 |  |
| -5 1 2 339 340 -4 4 2 68 62 5 7 2 357 -349 0 12 2 247 -221 -12 4 3 139 -130 |  |
| -3 1 2 76 76 -2 4 2 240 -231 9 7 2 171 -167 -13 1 3 69 73 -10 4 3 216 211 |  |
| -1 1 2 34 23 0 4 2 629 630 -10 8 2 177 169 -11 1 3 102 107 -8 4 3 177 -181 |  |
| 1 1 2 681 -666 2 4 2 443 -439 -8 8 2 199 203 -9 1 3 88 86 -6 4 3 390 393 |  |
| 3 1 2 272 -270 4 4 2 366 372 -6 8 2 148 152 -7 1 3 423 425 -4 4 3 327 317 |  |
| 5 1 2 388 386 10 4 2 102 89 -4 8 2 170 174 -5 1 3 261 -259 -2 4 3 435 -451 |  |
| 7 1 2 530 -528 -13 5 2 221 219 -2 8 2 265 268 -3 1 3 693 689 0 4 3 449 450 |  |
| 9 1 2 261 264 -11 5 2 381 383 0 8 2 242 240 -1 1 3 119 113 2 4 3 42 -32 |  |
| 11 1 2 259 -253 -9 5 2 178 172 2 8 2 120 119 1 1 3 60 44 4 4 3 434 435 |  |
| -12 2 2 335 336 -7 5 2 933 941 4 8 2 255 253 3 1 3 360 354 6 4 3 148 -146 |  |
| -10 2 2 249 -252 -5 5 2 124 106 6 8 2 244 238 5 1 3 164 160 8 4 3 85 86 |  |
| -8 2 2 291 287 -3 5 2 1037 1053 8 8 2 78 71 7 1 3 298 298 10 4 3 210 211 |  |
| -6 2 2 516 514 -1 5 2 143 141 -9 9 2 130 135 9 1 3 172 -164 -11 5 3 82 -78 |  |
| -4 2 2 199 -195 1 5 2 712 707 -7 9 2 264 -256 -12 2 3 552 -549 -9 5 3 77 69 |  |
| -2 2 2 215 210 3 5 2 1076 1098 -5 9 2 161 163 -10 2 3 89 -85 -7 5 3 44 41 |  |
| 0 2 2 616 617 7 5 2 596 588 -3 9 2 97 -103 -8 2 3 686 -680 -5 5 3 342 -349 |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| -3 5 3 203 205 3 9 3 340 -337 -8 2 4 114 -119 -10 6 4 304 -296 -3 1 5 446 -445 |  |
| -1 5 3 38 22 5 9 3 314 302 -6 2 4 55 -38 -8 6 4 354 356 -1 1 5 70 -70 |  |
| 1 5 3 275 -281 -6 10 3 43 21 -4 2 4 350 -345 -6 6 4 347 -343 1 1 5 175 -173 |  |
| 5 5 3 109 106 -4 10 3 70 51 -2 2 4 214 -211 -4 6 4 472 -466 3 1 5 95 -96 |  |
| 9 5 3 227 -228 -2 10 3 163 149 0 2 4 165 168 -2 6 4 309 314 5 1 5 136 -138 |  |
| -10 6 3 241 -236 0 10 3 39 -29 2 2 4 571 -576 0 6 4 197 -192 7 1 5 330 -341 |  |
| -8 6 3 125 -126 2 10 3 230 215 4 2 4 41 -42 2 6 4 69 71 -12 2 5 405 406 |  |
| -6 6 3 157 -155 4 10 3 134 -138 8 2 4 167 -166 4 6 4 570 -567 -10 2 5 46 -41 |  |
| -4 6 3 191 -186 -3 11 3 168 173 -11 3 4 198 197 6 6 4 271 264 -8 2 5 673 664 |  |
| -2 6 3 169 -165 -1 11 3 150 157 -9 3 4 256 254 -9 7 4 284 280 -6 2 5 179 173 |  |
| 0 6 3 349 -344 1 11 3 171 168 -7 3 4 48 -47 -7 7 4 194 -191 -4 2 5 209 207 |  |
| 2 6 3 53 51 3 11 3 143 146 -5 3 4 298 292 -5 7 4 212 206 -2 2 5 506 505 |  |
| 4 6 3 370 -368 -12 0 4 153 159 -3 3 4 290 290 -3 7 4 67 -70 0 2 5 160 158 |  |
| 6 6 3 132 -125 -10 0 4 459 460 -1 3 4 174 170 -1 7 4 290 280 2 2 5 767 770 |  |
| 8 6 3 82 -81 -6 0 4 1080 1097 1 3 4 97 97 3 7 4 38 35 4 2 5 146 -143 |  |
| -11 7 3 142 135 -4 0 4 797 790 3 3 4 314 314 5 7 4 169 157 6 2 5 375 377 |  |
| -9 7 3 424 418 -2 0 4 52 -56 5 3 4 214 209 -8 8 4 177 -177 -11 3 5 123 117 |  |
| -5 7 3 575 578 0 0 4 1036 1056 9 3 4 243 247 -6 8 4 56 -59 -9 3 5 662 663 |  |
| -1 7 3 615 613 2 0 4 254 228 -12 4 4 247 248 -4 8 4 205 -206 -7 3 5 155 151 |  |
| 1 7 3 273 274 4 0 4 913 925 -10 4 4 380 -379 -2 8 4 288 -280 -5 3 5 477 475 |  |
| 3 7 3 111 110 6 0 4 206 204 -8 4 4 170 165 0 8 4 129 -124 -3 3 5 172 -170 |  |
| 5 7 3 450 452 8 0 4 369 364 -4 4 4 239 -239 2 8 4 90 -88 -1 3 5 934 938 |  |
| 7 7 3 42 19 -13 1 4 150 142 0 4 4 150 -149 4 8 4 262 -260 1 3 5 265 276 |  |
| -8 8 3 391 382 -11 1 4 151 150 2 4 4 341 334 -7 9 4 103 95 3 3 5 120 120 |  |
| -6 8 3 167 164 -9 1 4 164 -160 4 4 4 480 -472 -5 9 4 125 -128 5 3 5 437 430 |  |
| -4 8 3 230 222 -7 1 4 292 286 6 4 4 116 112 -3 9 4 229 224 -10 4 5 288 -284 |  |
| -2 8 3 629 623 -5 1 4 121 -125 8 4 4 65 66 -1 9 4 162 -158 -8 4 5 186 184 |  |
| 2 8 3 697 681 -3 1 4 777 782 -11 5 4 232 -232 3 9 4 106 96 -6 4 5 173 -174 |  |
| 4 8 3 162 -154 -1 1 4 507 -513 -7 5 4 871 -863 -6 10 4 367 355 -4 4 5 210 -205 |  |
| 6 8 3 428 429 1 1 4 50 41 -5 5 4 150 -146 -4 10 4 321 306 -2 4 5 37 -32 |  |
| -9 9 3 337 328 3 1 4 493 483 -3 5 4 815 -816 -2 10 4 178 180 0 4 5 228 -232 |  |
| -7 9 3 407 -407 5 1 4 89 -84 -1 5 4 139 -135 0 10 4 542 525 2 4 5 245 251 |  |
| -5 9 3 38 -39 7 1 4 146 137 1 5 4 582 -577 -11 1 5 53 -55 4 4 5 452 -450 |  |
| -3 9 3 154 -153 9 1 4 204 -198 3 5 4 528 -531 -9 1 5 52 -56 -9 5 5 76 70 |  |
| -1 9 3 391 379 -12 2 4 281 -276 5 5 4 242 -242 -7 1 5 342 -333 -7 5 5 63 -56 |  |
| 1 9 3 327 -318 -10 2 4 88 -82 7 5 4 615 -610 -5 1 5 168 164 -5 5 5 125 129 |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| -3 5 5 31 -32 -4 8 5 104 -102 -1 1 6 85 86 -8 4 6 82 -73 -3 7 6 231 229 |  |
| -1 5 5 45 47 -2 8 5 484 -471 1 1 6 149 -146 -6 4 6 201 195 -1 7 6 248 -249 |  |
| 3 5 5 95 91 0 8 5 74 -82 3 1 6 119 91 -4 4 6 139 -140 -7 1 7 239 254 |  |
| 5 5 5 41 41 2 8 5 497 -492 -10 2 6 111 -102 0 4 6 349 354 -5 1 7 108 -108 |  |
| -10 6 5 200 196 -3 9 5 435 428 -8 2 6 223 220 2 4 6 328 -330 -3 1 7 263 270 |  |
| -8 6 5 49 -44 -1 9 5 220 -202 -6 2 6 152 153 -9 5 6 206 202 -1 1 7 82 92 |  |
| -6 6 5 263 258 -10 0 6 782 -792 -4 2 6 96 103 -7 5 6 346 348 1 1 7 215 234 |  |
| -4 6 5 209 204 -8 0 6 213 209 -2 2 6 100 103 -5 5 6 61 60 -8 2 7 490 -502 |  |
| 0 6 5 272 267 -6 0 6 428 -429 0 2 6 82 80 -3 5 6 849 861 -6 2 7 116 -130 |  |
| 2 6 5 108 105 -4 0 6 727 -728 2 2 6 310 311 -1 5 6 54 48 -4 2 7 269 -275 |  |
| 4 6 5 217 213 -2 0 6 366 -371 -9 3 6 99 -99 1 5 6 327 333 -2 2 7 238 -246 |  |
| -9 7 5 200 -200 0 0 6 399 -395 -7 3 6 214 -209 3 5 6 348 366 0 2 7 40 -49 |  |
| -5 7 5 630 -628 2 0 6 68 -70 -5 3 6 188 -188 -8 6 6 302 -304 -7 3 7 232 -241 |  |
| -3 7 5 122 115 4 0 6 809 -825 -3 3 6 40 21 -6 6 6 215 210 -5 3 7 549 -567 |  |
| -1 7 5 332 -328 -9 1 6 103 103 -1 3 6 294 -296 -4 6 6 161 163 -3 3 7 222 223 |  |
| 1 7 5 298 -291 -7 1 6 302 -295 1 3 6 182 -184 0 6 6 212 209 -1 3 7 447 -457 |  |
| 3 7 5 267 -266 -5 1 6 241 240 3 3 6 54 -57 2 6 6 252 -260 -6 4 7 162 164 |  |
| -8 8 5 582 -583 -3 1 6 384 -390 -10 4 6 137 127 -5 7 6 215 -210 -4 4 7 73 80 |  |
| -6 8 5 40 -40 |  |
| OBSERVED AND CALCULATED STRUCTURE FACTORS FOR THE SAMPLE - ORDERING 700°C 12400 MINUTES |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| 2 0 0 131 135 11 5 0 402 -400 -1 1 1 71 -66 -2 4 1 227 233 7 7 1 96 -93 |  |
| 4 0 0 146 147 2 6 0 266 272 1 1 1 140 -148 0 4 1 886 -894 9 7 1 492 -489 |  |
| 6 0 0 877 857 4 6 0 187 -178 3 1 1 754 -757 2 4 1 224 226 -8 8 1 386 -386 |  |
| 8 0 0 782 773 8 6 0 179 -175 5 1 1 45 43 4 4 1 362 -366 -6 8 1 220 -220 |  |
| 10 0 0 593 568 10 6 0 378 -375 7 1 1 297 -297 6 4 1 60 66 -4 8 1 204 -201 |  |
| 12 0 0 101 -85 12 6 0 304 309 9 1 1 53 49 10 4 1 323 -323 -2 8 1 954 -966 |  |
| 1 1 0 45 36 3 7 0 114 109 11 1 1 330 -337 -11 5 1 104 -106 0 8 1 215 224 |  |
| 5 1 0 622 -608 5 7 0 447 450 -12 2 1 674 671 -9 5 1 87 91 2 8 1 566 -567 |  |
| 7 1 0 436 441 7 7 0 288 -286 -8 2 1 393 383 -7 5 1 64 65 4 8 1 192 -194 |  |
| 11 1 0 295 287 9 7 0 203 200 -6 2 1 480 487 -5 5 1 88 93 6 8 1 560 -554 |  |
| 13 1 0 146 -147 0 8 0 38 -36 -4 2 1 673 666 -3 5 1 165 -158 8 8 1 189 -187 |  |
| 0 2 0 245 233 2 8 0 273 -277 0 2 1 399 -368 -1 5 1 297 299 -9 9 1 56 -45 |  |
| 2 2 0 646 -637 4 8 0 388 -390 2 2 1 1051 1043 1 5 1 93 98 -7 9 1 564 567 |  |
| 4 2 0 233 -229 6 8 0 62 -54 4 2 1 297 288 3 5 1 197 -199 -5 9 1 412 -409 |  |
| 6 2 0 188 -189 8 8 0 77 -83 6 2 1 715 724 5 5 1 188 188 -3 9 1 91 94 |  |
| 8 2 0 223 -218 10 8 0 279 -281 8 2 1 421 410 7 5 1 40 43 -1 9 1 86 90 |  |
| 10 2 0 37 -29 1 9 0 48 -45 10 2 1 49 -45 9 5 1 62 57 1 9 1 196 194 |  |
| 12 2 0 183 -179 3 9 0 195 200 12 2 1 429 444 11 5 1 78 -70 3 9 1 160 161 |  |
| 1 3 0 115 106 5 9 0 179 -184 -13 3 1 221 221 -10 6 1 211 216 5 9 1 319 -310 |  |
| 3 3 0 615 621 7 9 0 161 151 -11 3 1 292 291 -6 6 1 268 268 7 9 1 346 340 |  |
| 5 3 0 394 391 9 9 0 80 -78 -9 3 1 708 710 -4 6 1 352 352 -8 10 1 129 -119 |  |
| 7 3 0 80 -84 0 10 0 718 728 -7 3 1 433 -442 -2 6 1 100 -110 -2 10 1 372 -365 |  |
| 9 3 0 304 304 2 10 0 73 75 -5 3 1 1104 1118 0 6 1 485 488 0 10 1 161 165 |  |
| 11 3 0 178 177 4 10 0 531 525 -3 3 1 947 954 2 6 1 215 199 2 10 1 71 -59 |  |
| 0 4 0 39 -37 6 10 0 220 224 -1 3 1 888 874 4 6 1 229 231 4 10 1 90 -80 |  |
| 2 4 0 167 162 8 10 0 187 190 1 3 1 193 -186 6 6 1 59 61 6 10 1 203 -199 |  |
| 4 4 0 637 -651 1 11 0 58 71 3 3 1 379 379 8 6 1 222 214 -7 11 1 223 -225 |  |
| 6 4 0 283 280 3 11 0 255 261 5 3 1 1440 1426 10 6 1 202 204 -5 11 1 211 -219 |  |
| 8 4 0 139 135 5 11 0 307 -292 7 3 1 161 -165 -11 7 1 118 -122 -3 11 1 68 -84 |  |
| 10 4 0 455 -450 7 11 0 321 331 9 3 1 440 445 -9 7 1 301 -302 -1 11 1 92 -97 |  |
| 12 4 0 188 187 0 12 0 405 385 11 3 1 112 122 -5 7 1 833 -857 1 11 1 317 -318 |  |
| 1 5 0 943 -952 2 12 0 240 -251 -12 4 1 278 280 -3 7 1 63 68 3 11 1 150 -155 |  |
| 3 5 0 683 -710 4 12 0 100 -111 -10 4 1 308 -300 -1 7 1 441 -450 -4 12 1 165 152 |  |
| 5 5 0 88 102 -11 1 1 273 -270 -8 4 1 153 -155 1 7 1 585 -596 -2 12 1 295 275 |  |
| 7 5 0 1098-1103 -7 1 1 385 -384 -6 4 1 103 -100 3 7 1 72 -63 2 12 1 433 417 |  |
| 9 5 0 141 -131 -5 1 1 161 153 -4 4 1 91 -79 5 7 1 481 -492 -14 0 2 541 -561 |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| -12 0 2 98 93 -9 3 2 155 -152 -2 6 2 651 -665 -8 10 2 162 -162 4 2 3 58 62 |  |
| -10 0 2 728 -721 -7 3 2 289 -287 0 6 2 955 965 -6 10 2 255 -260 6 2 3 619 -621 |  |
| -8 0 2 345 -341 -5 3 2 337 -333 2 6 2 44 -47 -4 10 2 481 -484 8 2 3 320 -314 |  |
| -6 0 2 1025-1018 -3 3 2 82 74 4 6 2 230 229 -2 10 2 138 -140 10 2 3 64 -68 |  |
| 0 0 2 1424-1375 -1 3 2 598 -594 6 6 2 152 -147 0 10 2 567 -563 -11 3 3 356 -355 |  |
| 2 0 2 900 -916 1 3 2 445 -446 8 6 2 153 145 4 10 2 640 -630 -9 3 3 781 -781 |  |
| 4 0 2 1102-1126 3 3 2 45 38 10 6 2 222 218 6 10 2 122 -127 -7 3 3 244 253 |  |
| 6 0 2 62 57 5 3 2 303 -302 -11 7 2 48 -39 -7 11 2 412 -428 -5 3 3 709 -730 |  |
| 8 0 2 448 -455 7 3 2 236 -240 -9 7 2 183 -179 -5 11 2 217 193 -3 3 3 282 -276 |  |
| 10 0 2 739 -755 9 3 2 139 -136 -7 7 2 166 172 -3 11 2 205 -213 -1 3 3 1143-1158 |  |
| -13 1 2 173 -178 -12 4 2 252 -245 -5 7 2 304 -307 -1 11 2 122 103 1 3 3 245 -247 |  |
| -9 1 2 268 276 -10 4 2 229 224 -3 7 2 118 123 1 11 2 160 -171 5 3 3 772 -776 |  |
| -7 1 2 975 -980 -6 4 2 170 150 -1 7 2 375 -369 3 11 2 240 -248 7 3 3 105 -111 |  |
| -5 1 2 338 337 -4 4 2 52 59 1 7 2 53 -50 5 11 2 218 206 9 3 3 483 -494 |  |
| -3 1 2 78 76 -2 4 2 236 -231 3 7 2 200 209 -2 12 2 350 365 -12 4 3 129 -128 |  |
| -1 1 2 50 26 0 4 2 617 621 5 7 2 340 -338 0 12 2 233 -216 -10 4 3 209 212 |  |
| 1 1 2 652 -657 2 4 2 422 -431 9 7 2 160 -156 -13 1 3 71 76 -8 4 3 175 -181 |  |
| 3 1 2 258 -265 4 4 2 349 362 -10 8 2 166 163 -11 1 3 103 104 -6 4 3 385 389 |  |
| 5 1 2 365 372 8 4 2 79 -75 -8 8 2 197 201 -9 1 3 90 86 -4 4 3 311 315 |  |
| 7 1 2 504 -504 10 4 2 92 83 -6 8 2 147 153 -7 1 3 424 423 -2 4 3 432 -441 |  |
| 9 1 2 248 248 -13 5 2 215 214 -4 8 2 170 174 -5 1 3 259 -255 0 4 3 435 436 |  |
| 11 1 2 228 -233 -11 5 2 376 374 -2 8 2 264 264 -3 1 3 675 679 4 4 3 410 415 |  |
| -12 2 2 332 330 -9 5 2 179 176 0 8 2 235 238 -1 1 3 117 112 6 4 3 139 -137 |  |
| -10 2 2 251 -246 -7 5 2 931 935 2 8 2 121 116 1 1 3 50 44 8 4 3 78 78 |  |
| -8 2 2 291 284 -5 5 2 126 103 4 8 2 244 245 3 1 3 337 339 10 4 3 186 190 |  |
| -6 2 2 524 512 -3 5 2 1021 1046 6 8 2 229 228 5 1 3 161 153 -11 5 3 75 -76 |  |
| -4 2 2 199 -191 -1 5 2 145 143 8 8 2 69 70 7 1 3 276 278 -9 5 3 69 64 |  |
| -2 2 2 207 208 1 5 2 704 697 -9 9 2 133 131 9 1 3 156 -149 -7 5 3 45 43 |  |
| 0 2 2 615 610 3 5 2 1051 1070 -7 9 2 263 -253 -12 2 3 549 -542 -5 5 3 336 -343 |  |
| 2 2 2 446 457 5 5 2 36 21 -5 9 2 157 162 -10 2 3 84 -82 -3 5 3 200 201 |  |
| 4 2 2 356 -365 7 5 2 571 562 -3 9 2 103 -102 -8 2 3 673 -673 1 5 3 269 -271 |  |
| 6 2 2 388 393 9 5 2 135 139 -1 9 2 66 57 -6 2 3 104 -98 5 5 3 107 100 |  |
| 8 2 2 329 327 -12 6 2 252 -239 1 9 2 97 -86 -4 2 3 261 -266 9 5 3 202 -206 |  |
| 10 2 2 98 -93 -10 6 2 102 89 3 9 2 58 -57 -2 2 3 1173-1175 -10 6 3 238 -233 |  |
| -13 3 2 183 -189 -6 6 2 565 567 5 9 2 147 144 0 2 3 106 -102 -8 6 3 132 -125 |  |
| -11 3 2 45 -45 -4 6 2 73 61 7 9 2 194 -183 2 2 3 721 -745 -6 6 3 156 -156 |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| -4 6 3 190 -183 -12 0 4 144 155 -5 3 4 288 282 -5 7 4 201 199 2 2 5 707 704 |  |
| -2 6 3 166 -162 -10 0 4 450 454 -3 3 4 275 281 -3 7 4 65 -69 4 2 5 133 -126 |  |
| 0 6 3 342 -334 -8 0 4 34 -11 -1 3 4 170 167 -1 7 4 279 272 6 2 5 331 333 |  |
| 2 6 3 48 48 -6 0 4 1074 1078 1 3 4 93 93 5 7 4 155 144 -11 3 5 116 118 |  |
| 4 6 3 355 -351 -4 0 4 777 770 3 3 4 283 291 -10 8 4 204 -205 -9 3 5 637 641 |  |
| 6 6 3 117 -117 -2 0 4 54 -55 5 3 4 195 192 -8 8 4 177 -173 -7 3 5 150 147 |  |
| 8 6 3 70 -72 0 0 4 1006 1008 9 3 4 205 216 -6 8 4 54 -56 -5 3 5 462 456 |  |
| -11 7 3 135 135 2 0 4 230 220 -12 4 4 242 245 -4 8 4 198 -201 -3 3 5 161 -162 |  |
| -9 7 3 407 411 4 0 4 851 861 -10 4 4 367 -370 -2 8 4 277 -271 -1 3 5 897 883 |  |
| -5 7 3 566 571 6 0 4 187 185 -8 4 4 167 162 0 8 4 121 -119 1 3 5 248 256 |  |
| -1 7 3 602 599 8 0 4 332 327 -4 4 4 231 -228 2 8 4 81 -82 3 3 5 113 109 |  |
| 1 7 3 263 267 -13 1 4 143 140 0 4 4 143 -143 4 8 4 244 -241 5 3 5 396 384 |  |
| 3 7 3 104 106 -11 1 4 142 142 2 4 4 320 317 -7 9 4 97 91 -10 4 5 280 -276 |  |
| 5 7 3 426 425 -9 1 4 158 -154 4 4 4 446 -437 -5 9 4 124 -125 -8 4 5 180 179 |  |
| -8 8 3 378 376 -7 1 4 279 282 6 4 4 101 99 -3 9 4 226 219 -6 4 5 172 -169 |  |
| -6 8 3 164 159 -5 1 4 120 -125 8 4 4 62 58 -1 9 4 155 -152 -4 4 5 198 -195 |  |
| -4 8 3 236 224 -3 1 4 748 758 -11 5 4 219 -224 3 9 4 100 91 0 4 5 214 -214 |  |
| -2 8 3 616 612 -1 1 4 480 -491 -7 5 4 848 -847 -6 10 4 345 350 2 4 5 221 230 |  |
| 2 8 3 663 656 1 1 4 44 40 -5 5 4 144 -145 -4 10 4 294 296 4 4 5 406 -404 |  |
| 4 8 3 155 -143 3 1 4 455 451 -3 5 4 793 -789 -2 10 4 169 174 -9 5 5 67 68 |  |
| 6 8 3 401 400 5 1 4 75 -76 -1 5 4 135 -129 0 10 4 509 501 -7 5 5 63 -52 |  |
| -9 9 3 332 321 7 1 4 128 127 1 5 4 553 -552 -9 1 5 49 -55 -5 5 5 121 124 |  |
| -7 9 3 407 -401 9 1 4 172 -174 3 5 4 492 -496 -7 1 5 326 -321 -3 5 5 44 -32 |  |
| -5 9 3 44 -40 -12 2 4 265 -267 5 5 4 222 -221 -5 1 5 161 156 -1 5 5 44 43 |  |
| -3 9 3 151 -152 -10 2 4 81 -82 7 5 4 551 -552 -3 1 5 427 -423 3 5 5 82 83 |  |
| -1 9 3 381 371 -8 2 4 117 -123 -10 6 4 295 -291 -1 1 5 64 -67 -10 6 5 184 192 |  |
| 1 9 3 316 -309 -6 2 4 47 -36 -8 6 4 354 348 1 1 5 159 -161 -8 6 5 46 -43 |  |
| 3 9 3 327 -323 -4 2 4 337 -335 -6 6 4 337 -337 3 1 5 89 -86 -6 6 5 248 248 |  |
| 5 9 3 294 285 -2 2 4 207 -206 -4 6 4 463 -451 5 1 5 122 -123 -4 6 5 196 195 |  |
| -2 10 3 155 146 0 2 4 153 159 -2 6 4 302 301 7 1 5 291 -297 0 6 5 250 245 |  |
| 2 10 3 216 206 2 2 4 538 -543 0 6 4 187 -183 -12 2 5 385 395 2 6 5 98 94 |  |
| 4 10 3 123 -132 4 2 4 42 -39 2 6 4 68 66 -8 2 5 652 645 4 6 5 186 192 |  |
| -3 11 3 157 169 8 2 4 148 -147 4 6 4 528 -526 -6 2 5 170 162 -9 7 5 191 -195 |  |
| -1 11 3 144 155 -11 3 4 190 193 6 6 4 238 239 -4 2 5 201 200 -5 7 5 598 -599 |  |
| 1 11 3 162 163 -9 3 4 250 250 -9 7 4 275 277 -2 2 5 490 478 -3 7 5 116 107 |  |
| 3 11 3 132 140 -7 3 4 48 -44 -7 7 4 184 -184 0 2 5 147 147 -1 7 5 316 -307 |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| 1 7 5 276 -267 0 0 6 364 -357 0 2 6 75 70 -5 5 6 62 57 -3 1 7 238 241 |  |
| 3 7 5 242 -243 2 0 6 69 -62 2 2 6 281 277 -3 5 6 803 794 -1 1 7 78 81 |  |
| -8 8 5 550 -564 4 0 6 705 -716 -9 3 6 96 -91 -1 5 6 52 44 1 1 7 195 203 |  |
| -6 8 5 46 -36 -9 1 6 99 100 -7 3 6 198 -197 1 5 6 295 300 -8 2 7 454 -467 |  |
| -4 8 5 104 -99 -7 1 6 286 -275 -5 3 6 176 -178 3 5 6 306 318 -6 2 7 112 -118 |  |
| -2 8 5 451 -445 -5 1 6 231 221 -1 3 6 276 -266 -8 6 6 285 -291 -4 2 7 247 -248 |  |
| 0 8 5 78 -76 -3 1 6 370 -362 1 3 6 164 -165 -6 6 6 200 200 -2 2 7 222 -217 |  |
| 2 8 5 450 -449 -1 1 6 82 82 -8 4 6 76 -75 -4 6 6 152 154 -7 3 7 218 -224 |  |
| -3 9 5 406 405 1 1 6 134 -131 -6 4 6 188 186 0 6 6 197 186 -5 3 7 510 -514 |  |
| -1 9 5 190 -190 3 1 6 83 76 -4 4 6 133 -129 2 6 6 220 -226 -3 3 7 206 199 |  |
| -10 0 6 738 -756 -10 2 6 99 -97 0 4 6 325 317 -5 7 6 192 -199 -1 3 7 403 -404 |  |
| -8 0 6 202 197 -8 2 6 215 208 2 4 6 290 -289 -3 7 6 215 214 -6 4 7 146 148 |  |
| -6 0 6 403 -406 -6 2 6 140 145 4 4 6 88 82 -1 7 6 228 -224 -4 4 7 69 71 |  |
| -4 0 6 683 -675 -4 2 6 93 100 -9 5 6 191 193 -7 1 7 225 233 -5 5 7 157 -159 |  |
| -2 0 6 335 -344 -2 2 6 96 93 -7 5 6 328 330 -5 1 7 95 -96 |  |
| OBSERVED AND CALCULATED STRUCTURE FACTORS FOR THE SAMPLE - ORDERING 700°C 16600 MINUTES |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| 2 0 0 126 131 2 6 0 259 273 -1 1 1 64 -66 -2 4 1 227 233 7 7 1 95 -91 |  |
| 4 0 0 146 143 4 6 0 180 -175 1 1 1 147 -149 0 4 1 866 -897 9 7 1 474 -478 |  |
| 6 0 0 873 856 8 6 0 173 -174 3 1 1 757 -759 2 4 1 226 227 -8 8 1 382 -378 |  |
| 8 0 0 771 770 10 6 0 360 -364 5 1 1 48 43 4 4 1 374 -364 -6 8 1 222 -215 |  |
| 12 0 0 97 -82 12 6 0 296 299 7 1 1 292 -293 6 4 1 67 67 -4 8 1 203 -196 |  |
| 1 1 0 44 36 1 7 0 44 -31 9 1 1 47 48 10 4 1 317 -315 -2 8 1 941 -958 |  |
| 3 1 0 813 787 3 7 0 114 103 11 1 1 329 -331 -11 5 1 106 -105 0 8 1 215 224 |  |
| 5 1 0 610 -606 5 7 0 447 446 -12 2 1 674 655 -9 5 1 88 89 2 8 1 555 -561 |  |
| 7 1 0 431 436 7 7 0 277 -282 -8 2 1 384 377 -7 5 1 65 65 4 8 1 190 -189 |  |
| 11 1 0 295 283 9 7 0 192 193 -6 2 1 481 485 -5 5 1 87 94 6 8 1 559 -543 |  |
| 13 1 0 149 -145 0 8 0 45 -40 -4 2 1 675 663 -3 5 1 164 -157 8 8 1 181 -181 |  |
| 0 2 0 238 234 2 8 0 268 -272 0 2 1 389 -370 -1 5 1 293 299 -9 9 1 49 -45 |  |
| 2 2 0 654 -637 4 8 0 380 -383 2 2 1 1052 1053 1 5 1 92 95 -7 9 1 554 557 |  |
| 4 2 0 232 -227 6 8 0 52 -53 4 2 1 295 284 3 5 1 196 -197 -5 9 1 404 -402 |  |
| 6 2 0 186 -189 8 8 0 73 -80 6 2 1 710 719 5 5 1 186 187 -3 9 1 90 92 |  |
| 8 2 0 221 -215 10 8 0 263 -275 8 2 1 414 404 7 5 1 46 43 -1 9 1 86 86 |  |
| 12 2 0 179 -173 1 9 0 41 -41 10 2 1 49 -42 9 5 1 58 56 1 9 1 194 192 |  |
| 1 3 0 116 105 3 9 0 193 195 12 2 1 425 430 11 5 1 71 -69 3 9 1 156 158 |  |
| 3 3 0 623 619 5 9 0 175 -179 -13 3 1 218 213 -10 6 1 212 209 5 9 1 318 -306 |  |
| 5 3 0 391 388 7 9 0 156 150 -11 3 1 296 286 -6 6 1 269 263 7 9 1 343 333 |  |
| 7 3 0 81 -84 9 9 0 72 -75 -9 3 1 692 704 -4 6 1 349 348 -8 10 1 114 -115 |  |
| 9 3 0 296 299 0 10 0 716 715 -7 3 1 432 -440 -2 6 1 100 -111 -4 10 1 41 -20 |  |
| 11 3 0 172 175 2 10 0 70 72 -5 3 1 1098 1118 0 6 1 479 484 -2 10 1 372 -358 |  |
| 0 4 0 43 -38 4 10 0 514 516 -3 3 1 953 959 2 6 1 208 196 0 10 1 161 163 |  |
| 2 4 0 166 163 6 10 0 211 216 -1 3 1 880 879 4 6 1 233 227 2 10 1 76 -61 |  |
| 4 4 0 641 -649 8 10 0 183 185 1 3 1 192 -189 6 6 1 62 59 4 10 1 90 -78 |  |
| 6 4 0 281 279 1 11 0 65 70 3 3 1 387 377 8 6 1 219 210 6 10 1 202 -197 |  |
| 8 4 0 138 134 3 11 0 251 253 5 3 1 1440 1433 10 6 1 196 198 -7 11 1 205 -219 |  |
| 10 4 0 435 -442 5 11 0 301 -285 7 3 1 160 -165 -11 7 1 113 -118 -5 11 1 201 -213 |  |
| 12 4 0 175 180 7 11 0 312 324 9 3 1 441 438 -9 7 1 300 -294 -3 11 1 65 -82 |  |
| 1 5 0 924 -949 0 12 0 406 377 11 3 1 126 121 -5 7 1 832 -848 -1 11 1 91 -96 |  |
| 3 5 0 687 -706 2 12 0 241 -244 -12 4 1 280 275 -3 7 1 64 67 1 11 1 315 -306 |  |
| 5 5 0 88 102 4 12 0 99 -105 -10 4 1 303 -294 -1 7 1 432 -445 3 11 1 147 -150 |  |
| 7 5 0 1078-1094 -11 1 1 270 -268 -8 4 1 153 -156 1 7 1 582 -591 -4 12 1 164 147 |  |
| 9 5 0 136 -127 -7 1 1 380 -379 -6 4 1 102 -96 3 7 1 72 -61 -2 12 1 298 271 |  |
| 11 5 0 378 -390 -5 1 1 154 152 -4 4 1 84 -75 5 7 1 482 -485 -14 0 2 537 -545 |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| -12 0 2 97 86 -13 3 2 179 -186 -2 6 2 640 -661 -6 10 2 251 -255 6 2 3 618 -615 |  |
| -10 0 2 721 -710 -9 3 2 157 -150 0 6 2 941 961 -4 10 2 483 -475 8 2 3 310 -306 |  |
| -8 0 2 338 -336 -7 3 2 289 -285 2 6 2 64 -48 -2 10 2 138 -134 10 2 3 67 -67 |  |
| -6 0 2 1013-1020 -5 3 2 336 -329 4 6 2 230 229 0 10 2 568 -556 -11 3 3 355 -349 |  |
| -4 0 2 1131-1095 -3 3 2 81 73 6 6 2 149 -146 2 10 2 45 -45 -9 3 3 782 -775 |  |
| -2 0 2 368 345 -1 3 2 592 -592 8 6 2 144 143 4 10 2 632 -615 -7 3 3 246 250 |  |
| 0 0 2 1458-1406 1 3 2 444 -443 10 6 2 211 211 6 10 2 120 -124 -5 3 3 720 -728 |  |
| 2 0 2 904 -917 3 3 2 41 38 -9 7 2 179 -174 -7 11 2 411 -414 -3 3 3 281 -273 |  |
| 6 0 2 58 57 5 3 2 308 -300 -7 7 2 167 174 -5 11 2 217 188 -1 3 3 1136-1162 |  |
| 8 0 2 435 -451 7 3 2 237 -236 -5 7 2 306 -303 -3 11 2 202 -210 1 3 3 246 -247 |  |
| 10 0 2 714 -739 9 3 2 134 -133 -3 7 2 115 121 -1 11 2 122 104 5 3 3 783 -769 |  |
| -13 1 2 174 -175 -12 4 2 246 -239 -1 7 2 367 -364 1 11 2 159 -166 7 3 3 106 -107 |  |
| -11 1 2 45 32 -10 4 2 224 219 1 7 2 51 -44 3 11 2 249 -243 9 3 3 483 -484 |  |
| -9 1 2 267 272 -6 4 2 145 146 3 7 2 206 205 5 11 2 216 202 -12 4 3 127 -124 |  |
| -7 1 2 967 -980 -4 4 2 55 59 5 7 2 342 -332 -2 12 2 362 357 -10 4 3 212 205 |  |
| -5 1 2 338 338 -2 4 2 238 -229 9 7 2 156 -152 0 12 2 235 -214 -8 4 3 175 -178 |  |
| -3 1 2 83 77 0 4 2 612 619 -10 8 2 167 162 -13 1 3 72 70 -6 4 3 385 389 |  |
| -1 1 2 33 24 2 4 2 430 -430 -8 8 2 194 197 -11 1 3 98 103 -4 4 3 313 310 |  |
| 1 1 2 656 -656 4 4 2 356 360 -6 8 2 147 150 -9 1 3 88 88 -2 4 3 430 -441 |  |
| 3 1 2 256 -262 8 4 2 76 -74 -4 8 2 168 171 -7 1 3 420 420 0 4 3 445 437 |  |
| 5 1 2 363 370 10 4 2 83 80 -2 8 2 259 261 -5 1 3 256 -254 4 4 3 414 412 |  |
| 7 1 2 496 -500 -13 5 2 204 207 0 8 2 236 234 -3 1 3 670 679 6 4 3 160 -137 |  |
| 9 1 2 241 245 -11 5 2 369 370 2 8 2 113 115 -1 1 3 115 113 8 4 3 76 79 |  |
| 11 1 2 222 -227 -9 5 2 175 170 4 8 2 238 244 1 1 3 49 45 10 4 3 180 184 |  |
| -12 2 2 326 324 -7 5 2 924 925 6 8 2 223 220 3 1 3 334 339 -11 5 3 75 -77 |  |
| -10 2 2 253 -247 -5 5 2 124 104 8 8 2 61 68 5 1 3 155 151 -9 5 3 73 67 |  |
| -8 2 2 289 283 -3 5 2 1024 1043 -9 9 2 129 126 7 1 3 272 276 -7 5 3 43 43 |  |
| -6 2 2 518 511 -1 5 2 145 140 -7 9 2 259 -249 9 1 3 153 -145 -5 5 3 335 -342 |  |
| -4 2 2 197 -191 1 5 2 686 694 -5 9 2 157 159 -12 2 3 534 -527 -3 5 3 201 201 |  |
| -2 2 2 205 210 3 5 2 1038 1064 -3 9 2 105 -102 -10 2 3 84 -83 1 5 3 262 -266 |  |
| 0 2 2 598 609 7 5 2 560 555 -1 9 2 56 54 -8 2 3 661 -668 5 5 3 101 99 |  |
| 2 2 2 450 455 9 5 2 127 134 1 9 2 97 -82 -6 2 3 101 -98 9 5 3 195 -202 |  |
| 4 2 2 360 -363 -12 6 2 231 -230 3 9 2 61 -60 -4 2 3 259 -262 -10 6 3 232 -227 |  |
| 6 2 2 388 391 -10 6 2 91 84 5 9 2 144 141 0 2 3 104 -99 -8 6 3 127 -126 |  |
| 8 2 2 322 322 -6 6 2 569 561 7 9 2 190 -177 2 2 3 732 -744 -6 6 3 157 -151 |  |
| 10 2 2 92 -91 -4 6 2 76 61 -8 10 2 160 -158 4 2 3 57 63 -4 6 3 186 -182 |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| -2 6 3 161 -160 -6 0 4 1050 1076 3 3 4 282 287 5 7 4 142 141 -7 3 5 145 147 |  |
| 0 6 3 335 -331 -4 0 4 777 768 5 3 4 189 190 -8 8 4 161 -169 -5 3 5 456 454 |  |
| 2 6 3 52 48 -2 0 4 52 -52 9 3 4 201 212 -4 8 4 187 -195 -3 3 5 158 -160 |  |
| 4 6 3 349 -346 0 0 4 1011 1011 -12 4 4 241 239 -2 8 4 256 -266 -1 3 5 871 878 |  |
| 6 6 3 113 -115 2 0 4 233 214 -10 4 4 368 -365 0 8 4 110 -118 1 3 5 248 251 |  |
| 8 6 3 71 -70 4 0 4 861 857 -8 4 4 166 159 2 8 4 79 -82 3 3 5 116 110 |  |
| -11 7 3 135 130 6 0 4 183 182 -4 4 4 227 -229 4 8 4 227 -237 5 3 5 401 379 |  |
| -9 7 3 407 404 8 0 4 322 323 0 4 4 142 -144 -7 9 4 114 93 -10 4 5 277 -270 |  |
| -5 7 3 562 564 -13 1 4 143 133 2 4 4 314 315 -5 9 4 117 -122 -8 4 5 181 176 |  |
| -1 7 3 600 593 -11 1 4 145 143 4 4 4 427 -430 -3 9 4 212 212 -6 4 5 168 -169 |  |
| 1 7 3 269 264 -9 1 4 156 -153 6 4 4 95 99 -1 9 4 142 -146 -4 4 5 200 -193 |  |
| 3 7 3 106 104 -7 1 4 275 278 8 4 4 66 56 3 9 4 93 89 0 4 5 217 -214 |  |
| 5 7 3 425 419 -5 1 4 115 -123 -11 5 4 215 -221 -6 10 4 329 340 2 4 5 230 226 |  |
| -8 8 3 378 370 -3 1 4 744 756 -7 5 4 824 -838 -4 10 4 280 292 4 4 5 415 -401 |  |
| -6 8 3 164 157 -1 1 4 490 -492 -5 5 4 143 -142 -2 10 4 159 169 -9 5 5 68 67 |  |
| -4 8 3 220 216 1 1 4 49 42 -3 5 4 775 -787 0 10 4 487 490 -7 5 5 63 -52 |  |
| -2 8 3 611 605 3 1 4 434 445 -1 5 4 133 -127 -9 1 5 50 -55 -5 5 5 120 121 |  |
| 2 8 3 667 647 5 1 4 72 -78 1 5 4 537 -545 -7 1 5 322 -321 -1 5 5 47 46 |  |
| 4 8 3 152 -143 7 1 4 122 126 3 5 4 474 -491 -5 1 5 157 153 3 5 5 87 82 |  |
| 6 8 3 391 392 9 1 4 175 -170 5 5 4 210 -216 -3 1 5 425 -422 -10 6 5 185 186 |  |
| -9 9 3 324 315 -12 2 4 271 -265 7 5 4 524 -541 -1 1 5 68 -67 -6 6 5 249 244 |  |
| -7 9 3 399 -394 -10 2 4 80 -84 -10 6 4 287 -285 1 1 5 158 -162 -4 6 5 197 194 |  |
| -3 9 3 147 -150 -8 2 4 113 -118 -8 6 4 338 345 3 1 5 90 -89 0 6 5 249 246 |  |
| -1 9 3 380 366 -6 2 4 37 -36 -6 6 4 331 -334 5 1 5 125 -121 2 6 5 99 92 |  |
| 1 9 3 317 -304 -4 2 4 336 -337 -4 6 4 438 -446 7 1 5 287 -292 4 6 5 189 188 |  |
| 3 9 3 323 -315 -2 2 4 197 -205 -2 6 4 281 300 -12 2 5 381 388 -9 7 5 184 -191 |  |
| 5 9 3 288 277 0 2 4 151 157 0 6 4 175 -184 -8 2 5 637 637 -3 7 5 107 106 |  |
| -4 10 3 68 50 2 2 4 528 -541 2 6 4 84 69 -6 2 5 166 163 -1 7 5 291 -305 |  |
| -2 10 3 156 146 8 2 4 137 -145 4 6 4 495 -518 -4 2 5 197 198 1 7 5 262 -263 |  |
| 2 10 3 221 202 -11 3 4 191 192 6 6 4 228 235 -2 2 5 477 475 3 7 5 230 -236 |  |
| 4 10 3 121 -129 -9 3 4 247 248 -9 7 4 268 270 0 2 5 153 144 -8 8 5 527 -553 |  |
| -3 11 3 163 165 -7 3 4 45 -46 -7 7 4 180 -184 2 2 5 703 700 -4 8 5 107 -96 |  |
| -1 11 3 146 152 -5 3 4 289 283 -5 7 4 194 197 4 2 5 134 -126 -2 8 5 420 -436 |  |
| 1 11 3 161 157 -3 3 4 277 280 -3 7 4 62 -70 6 2 5 339 330 0 8 5 64 -72 |  |
| -12 0 4 153 157 -1 3 4 169 163 -1 7 4 264 271 -11 3 5 119 114 2 8 5 434 -443 |  |
| -10 0 4 454 445 1 3 4 89 95 3 7 4 44 30 -9 3 5 632 635 -5 9 5 98 -94 |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| -3 9 5 384 400 -5 1 6 226 222 2 2 6 287 274 2 4 6 297 -287 0 6 6 198 184 |  |
| -1 9 5 179 -188 -3 1 6 371 -360 -9 3 6 95 -94 4 4 6 91 84 2 6 6 226 -225 |  |
| -10 0 6 729 -749 -1 1 6 85 83 -7 3 6 202 -196 -9 5 6 187 190 -5 7 6 194 -194 |  |
| -8 0 6 199 194 1 1 6 140 -130 -5 3 6 179 -176 -7 5 6 329 326 -3 7 6 216 209 |  |
| -6 0 6 404 -404 3 1 6 80 75 -1 3 6 273 -265 -5 5 6 59 56 -1 7 6 229 -224 |  |
| -4 0 6 686 -672 -10 2 6 102 -95 1 3 6 172 -163 -3 5 6 791 787 -7 3 7 210 -221 |  |
| -2 0 6 347 -339 -8 2 6 211 210 -10 4 6 118 117 1 5 6 305 298 -5 3 7 505 -511 |  |
| 0 0 6 364 -360 -6 2 6 140 143 -8 4 6 75 -71 3 5 6 313 313 -3 3 7 206 196 |  |
| 2 0 6 59 -62 -4 2 6 92 99 -6 4 6 194 181 -8 6 6 281 -285 -1 3 7 402 -401 |  |
| -9 1 6 99 98 -2 2 6 96 96 -4 4 6 129 -127 -6 6 6 201 196 -6 4 7 148 150 |  |
| -7 1 6 278 -274 0 2 6 79 72 0 4 6 322 312 -4 6 6 150 149 -4 4 7 74 71 |  |
| OBSERVED AND CALCULATED STRUCTURE FACTORS FOR THE SAMPLE - DISORDERING 700°C 15 DAYS |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| 2 0 0 124 131 2 6 0 270 274 -3 1 1 841 -833 -4 4 1 95 -78 3 7 1 73 -61 |  |
| 4 0 0 142 144 4 6 0 187 -178 -1 1 1 62 -65 -2 4 1 227 236 5 7 1 495 -497 |  |
| 6 0 0 866 857 6 6 0 36 25 1 1 1 145 -148 0 4 1 862 -892 7 7 1 109 -96 |  |
| 8 0 0 767 780 8 6 0 177 -177 3 1 1 754 -759 2 4 1 227 227 9 7 1 508 -500 |  |
| 10 0 0 580 574 10 6 0 386 -379 5 1 1 48 44 4 4 1 372 -368 -8 8 1 387 -384 |  |
| 12 0 0 101 -88 12 6 0 316 316 7 1 1 299 -300 6 4 1 61 68 -6 8 1 225 -220 |  |
| 1 1 0 44 36 1 7 0 37 -31 9 1 1 61 50 8 4 1 41 -20 -4 8 1 208 -200 |  |
| 3 1 0 805 781 3 7 0 118 108 11 1 1 350 -350 10 4 1 338 -332 -2 8 1 951 -963 |  |
| 5 1 0 605 -609 5 7 0 459 451 -12 2 1 664 676 -11 5 1 107 -108 0 8 1 217 226 |  |
| 7 1 0 430 444 7 7 0 292 -289 -8 2 1 385 382 -9 5 1 89 89 2 8 1 560 -568 |  |
| 11 1 0 293 294 9 7 0 208 203 -6 2 1 475 485 -7 5 1 72 67 4 8 1 196 -193 |  |
| 13 1 0 148 -151 2 8 0 275 -279 -4 2 1 658 660 -5 5 1 111 98 6 8 1 578 -563 |  |
| 0 2 0 239 235 4 8 0 395 -395 0 2 1 386 -370 -3 5 1 164 -160 8 8 1 196 -190 |  |
| 2 2 0 631 -632 6 8 0 55 -52 2 2 1 1037 1036 -1 5 1 298 299 -9 9 1 56 -47 |  |
| 4 2 0 230 -228 8 8 0 76 -81 4 2 1 300 288 1 5 1 91 101 -7 9 1 583 571 |  |
| 6 2 0 190 -192 10 8 0 288 -291 6 2 1 720 734 3 5 1 204 -201 -5 9 1 419 -408 |  |
| 8 2 0 222 -219 1 9 0 47 -46 8 2 1 431 417 5 5 1 188 189 -3 9 1 93 92 |  |
| 12 2 0 182 -183 3 9 0 198 200 10 2 1 55 -46 7 5 1 48 47 -1 9 1 88 90 |  |
| 1 3 0 118 105 5 9 0 182 -182 12 2 1 462 460 9 5 1 59 60 1 9 1 194 199 |  |
| 3 3 0 616 621 7 9 0 165 153 -13 3 1 216 222 11 5 1 76 -75 3 9 1 160 163 |  |
| 5 3 0 390 390 9 9 0 81 -81 -11 3 1 294 293 -10 6 1 215 214 5 9 1 326 -316 |  |
| 7 3 0 85 -86 0 10 0 728 726 -9 3 1 706 713 -6 6 1 271 268 7 9 1 357 349 |  |
| 9 3 0 305 308 2 10 0 74 75 -7 3 1 431 -444 -4 6 1 354 352 -8 10 1 137 -121 |  |
| 11 3 0 176 182 4 10 0 536 529 -5 3 1 1081 1111 -2 6 1 102 -110 -2 10 1 375 -365 |  |
| 2 4 0 170 163 6 10 0 223 225 -3 3 1 947 948 0 6 1 482 487 0 10 1 162 166 |  |
| 4 4 0 641 -653 8 10 0 194 193 -1 3 1 872 869 2 6 1 212 196 2 10 1 73 -62 |  |
| 6 4 0 285 283 1 11 0 63 70 1 3 1 193 -189 4 6 1 240 233 4 10 1 92 -80 |  |
| 8 4 0 141 137 3 11 0 257 261 3 3 1 385 380 6 6 1 71 64 6 10 1 207 -202 |  |
| 10 4 0 458 -457 5 11 0 314 -296 5 3 1 1417 1427 8 6 1 225 218 -7 11 1 232 -230 |  |
| 12 4 0 186 190 7 11 0 328 333 7 3 1 164 -168 10 6 1 210 208 -5 11 1 216 -222 |  |
| 1 5 0 934 -947 0 12 0 414 391 9 3 1 452 457 -11 7 1 117 -121 -3 11 1 72 -82 |  |
| 3 5 0 696 -707 2 12 0 243 -253 11 3 1 117 125 -9 7 1 305 -303 -1 11 1 94 -99 |  |
| 5 5 0 95 106 -11 1 1 267 -273 -12 4 1 283 283 -5 7 1 854 -854 1 11 1 319 -321 |  |
| 7 5 0 1102-1108 -9 1 1 41 -35 -10 4 1 304 -302 -3 7 1 71 71 3 11 1 142 -154 |  |
| 9 5 0 141 -133 -7 1 1 375 -382 -8 4 1 155 -153 -1 7 1 446 -451 -4 12 1 169 151 |  |
| 11 5 0 414 -407 -5 1 1 154 155 -6 4 1 100 -98 1 7 1 585 -598 -2 12 1 292 276 |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| 2 12 1 448 421 8 2 2 341 339 -8 6 2 45 37 7 9 2 199 -191 2 2 3 749 -757 |  |
| -14 0 2 541 -563 10 2 2 105 -96 -6 6 2 573 567 -8 10 2 164 -160 4 2 3 62 68 |  |
| -12 0 2 101 91 -13 3 2 185 -188 -2 6 2 656 -668 -6 10 2 258 -256 6 2 3 650 -645 |  |
| -10 0 2 707 -717 -9 3 2 155 -152 0 6 2 949 968 -4 10 2 490 -487 8 2 3 332 -331 |  |
| -8 0 2 334 -335 -7 3 2 289 -287 2 6 2 46 -47 -2 10 2 144 -143 10 2 3 77 -73 |  |
| -6 0 2 1006-1011 -5 3 2 332 -329 4 6 2 236 233 0 10 2 566 -564 -11 3 3 356 -350 |  |
| -4 0 2 1106-1078 -3 3 2 83 76 6 6 2 156 -153 4 10 2 646 -644 -9 3 3 787 -777 |  |
| -2 0 2 363 346 -1 3 2 592 -593 8 6 2 152 150 6 10 2 126 -131 -7 3 3 249 252 |  |
| 0 0 2 1408-1357 1 3 2 454 -448 -11 7 2 45 -36 -7 11 2 422 -428 -5 3 3 723 -726 |  |
| 2 0 2 933 -918 3 3 2 40 36 -9 7 2 183 -177 -5 11 2 208 193 -3 3 3 287 -273 |  |
| 4 0 2 1138-1139 5 3 2 319 -307 -7 7 2 168 172 -3 11 2 205 -212 -1 3 3 1151-1162 |  |
| 6 0 2 62 58 7 3 2 248 -245 -5 7 2 303 -306 -1 11 2 122 107 1 3 3 253 -251 |  |
| 8 0 2 469 -469 9 3 2 148 -143 -3 7 2 120 126 1 11 2 163 -172 5 3 3 793 -798 |  |
| 10 0 2 785 -785 -12 4 2 254 -246 -1 7 2 369 -369 3 11 2 246 -252 7 3 3 112 -116 |  |
| -13 1 2 176 -179 -10 4 2 229 224 1 7 2 54 -49 5 11 2 225 213 9 3 3 517 -523 |  |
| -9 1 2 264 275 -6 4 2 147 148 3 7 2 203 211 -2 12 2 367 369 -12 4 3 132 -129 |  |
| -7 1 2 946 -975 -4 4 2 56 60 5 7 2 350 -343 0 12 2 240 -219 -10 4 3 208 210 |  |
| -5 1 2 328 337 -2 4 2 238 -230 9 7 2 167 -165 -13 1 3 72 72 -8 4 3 176 -181 |  |
| -3 1 2 78 75 0 4 2 615 622 -10 8 2 172 167 -11 1 3 99 103 -6 4 3 383 387 |  |
| -1 1 2 44 27 2 4 2 426 -435 -8 8 2 197 203 -9 1 3 89 86 -4 4 3 310 311 |  |
| 1 1 2 673 -660 4 4 2 359 368 -6 8 2 154 151 -7 1 3 421 419 -2 4 3 429 -444 |  |
| 3 1 2 266 -269 8 4 2 79 -77 -4 8 2 168 173 -5 1 3 258 -256 0 4 3 436 442 |  |
| 5 1 2 381 380 10 4 2 95 87 -2 8 2 268 266 -3 1 3 682 679 4 4 3 428 428 |  |
| 7 1 2 526 -517 -13 5 2 215 214 0 8 2 240 241 -1 1 3 115 110 6 4 3 149 -141 |  |
| 9 1 2 256 258 -11 5 2 374 375 2 8 2 114 118 1 1 3 55 45 8 4 3 90 82 |  |
| 11 1 2 247 -246 -9 5 2 178 172 4 8 2 244 252 3 1 3 350 348 10 4 3 204 201 |  |
| -12 2 2 325 331 -7 5 2 923 928 6 8 2 233 234 5 1 3 159 157 -11 5 3 78 -77 |  |
| -10 2 2 250 -250 -5 5 2 122 102 8 8 2 71 72 7 1 3 288 290 -9 5 3 73 67 |  |
| -8 2 2 287 283 -3 5 2 1010 1042 -9 9 2 134 133 9 1 3 166 -156 -7 5 3 41 43 |  |
| -6 2 2 517 511 -1 5 2 140 138 -7 9 2 264 -253 -12 2 3 542 -536 -5 5 3 343 -345 |  |
| -4 2 2 199 -192 1 5 2 697 699 -5 9 2 162 160 -10 2 3 87 -80 -3 5 3 204 202 |  |
| -2 2 2 208 208 3 5 2 1057 1081 -3 9 2 101 -101 -8 2 3 663 -668 -1 5 3 45 20 |  |
| 0 2 2 612 610 7 5 2 578 576 -1 9 2 51 56 -6 2 3 100 -97 1 5 3 268 -274 |  |
| 2 2 2 459 459 9 5 2 139 144 1 9 2 94 -86 -4 2 3 259 -262 5 5 3 110 102 |  |
| 4 2 2 367 -372 -12 6 2 249 -238 3 9 2 70 -55 -2 2 3 1158-1173 9 5 3 218 -218 |  |
| 6 2 2 406 403 -10 6 2 106 87 5 9 2 148 147 0 2 3 108 -103 -10 6 3 237 -232 |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| -8 6 3 126 -122 4 10 3 121 -134 -7 3 4 47 -46 -7 7 4 182 -188 0 2 5 153 152 |  |
| -6 6 3 158 -153 -3 11 3 168 170 -5 3 4 289 283 -5 7 4 197 200 2 2 5 745 736 |  |
| -4 6 3 185 -184 -1 11 3 149 156 -3 3 4 280 283 -3 7 4 64 -70 4 2 5 141 -135 |  |
| -2 6 3 162 -163 1 11 3 162 168 -1 3 4 173 167 -1 7 4 269 276 6 2 5 358 357 |  |
| 0 6 3 334 -338 3 11 3 135 146 1 3 4 99 95 5 7 4 158 152 -11 3 5 129 114 |  |
| 2 6 3 42 48 -12 0 4 142 153 3 3 4 296 302 -8 8 4 172 -175 -9 3 5 640 636 |  |
| 4 6 3 366 -359 -10 0 4 451 449 5 3 4 204 203 -6 8 4 53 -57 -7 3 5 147 147 |  |
| 6 6 3 125 -123 -6 0 4 1055 1071 9 3 4 226 233 -4 8 4 199 -201 -5 3 5 476 460 |  |
| 8 6 3 81 -80 -4 0 4 777 770 -12 4 4 242 243 -2 8 4 272 -276 -3 3 5 164 -167 |  |
| -11 7 3 139 132 -2 0 4 56 -54 -10 4 4 371 -370 0 8 4 118 -122 -1 3 5 914 901 |  |
| -9 7 3 414 407 0 0 4 1032 1022 -8 4 4 165 161 2 8 4 79 -85 1 3 5 263 266 |  |
| -5 7 3 570 571 2 0 4 239 223 -4 4 4 233 -231 4 8 4 244 -255 3 3 5 125 118 |  |
| -3 7 3 39 -24 4 0 4 901 897 0 4 4 144 -145 -7 9 4 93 90 5 3 5 404 405 |  |
| -1 7 3 595 602 6 0 4 197 196 2 4 4 327 327 -5 9 4 121 -126 -10 4 5 275 -273 |  |
| 1 7 3 265 273 8 0 4 350 349 4 4 4 452 -455 -3 9 4 220 221 -8 4 5 180 180 |  |
| 3 7 3 115 109 -13 1 4 140 136 6 4 4 105 104 -1 9 4 145 -152 -6 4 5 169 -169 |  |
| 5 7 3 436 437 -11 1 4 144 144 8 4 4 67 63 3 9 4 101 93 -4 4 5 207 -196 |  |
| 7 7 3 41 19 -9 1 4 158 -152 -11 5 4 224 -221 -6 10 4 346 348 0 4 5 219 -221 |  |
| -8 8 3 375 375 -7 1 4 278 280 -7 5 4 847 -841 -4 10 4 294 297 2 4 5 235 240 |  |
| -6 8 3 160 159 -5 1 4 117 -125 -5 5 4 147 -143 -2 10 4 165 178 4 4 5 423 -428 |  |
| -4 8 3 215 220 -3 1 4 755 764 -3 5 4 787 -796 0 10 4 489 513 -9 5 5 69 67 |  |
| -2 8 3 600 614 -1 1 4 503 -500 -1 5 4 134 -128 -11 1 5 48 -51 -7 5 5 62 -54 |  |
| 2 8 3 655 666 3 1 4 475 464 1 5 4 555 -562 -9 1 5 48 -54 -5 5 5 124 125 |  |
| 4 8 3 154 -151 5 1 4 80 -78 3 5 4 509 -515 -7 1 5 324 -321 -1 5 5 44 46 |  |
| 6 8 3 419 419 7 1 4 141 135 5 5 4 227 -234 -5 1 5 161 159 3 5 5 93 88 |  |
| -9 9 3 331 323 9 1 4 194 -190 7 5 4 580 -584 -3 1 5 432 -429 -10 6 5 181 190 |  |
| -7 9 3 412 -402 -12 2 4 268 -267 -10 6 4 304 -291 -1 1 5 64 -67 -8 6 5 44 -43 |  |
| -3 9 3 155 -152 -10 2 4 81 -81 -8 6 4 359 349 1 1 5 169 -166 -6 6 5 251 247 |  |
| -1 9 3 377 376 -8 2 4 117 -118 -6 6 4 344 -336 3 1 5 90 -92 -4 6 5 196 196 |  |
| 1 9 3 314 -316 -4 2 4 345 -337 -4 6 4 465 -454 5 1 5 131 -132 0 6 5 254 256 |  |
| 3 9 3 323 -332 -2 2 4 209 -208 -2 6 4 300 305 7 1 5 312 -321 2 6 5 99 98 |  |
| 5 9 3 295 292 0 2 4 162 161 0 6 4 189 -185 -12 2 5 377 391 4 6 5 198 203 |  |
| -4 10 3 66 51 2 2 4 559 -557 2 6 4 75 71 -8 2 5 634 641 -9 7 5 195 -191 |  |
| -2 10 3 155 149 8 2 4 156 -158 4 6 4 535 -549 -6 2 5 166 163 -5 7 5 598 -606 |  |
| 0 10 3 44 -28 -11 3 4 193 190 6 6 4 247 252 -4 2 5 202 200 -3 7 5 113 111 |  |
| 2 10 3 215 211 -9 3 4 247 247 -9 7 4 269 273 -2 2 5 490 485 -1 7 5 312 -316 |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| 1 7 5 269 -278 4 0 6 764 -769 2 2 6 301 295 -5 5 6 53 54 -5 1 7 107 -100 |  |
| 3 7 5 244 -256 -9 1 6 99 98 -9 3 6 92 -90 -3 5 6 806 817 -3 1 7 259 252 |  |
| -8 8 5 535 -562 -7 1 6 286 -279 -7 3 6 199 -198 -1 5 6 46 47 -1 1 7 81 85 |  |
| -4 8 5 101 -99 -5 1 6 230 226 -5 3 6 177 -180 1 5 6 308 314 1 1 7 214 217 |  |
| -2 8 5 437 -450 -3 1 6 379 -373 -1 3 6 280 -276 3 5 6 324 338 -8 2 7 469 -469 |  |
| 0 8 5 66 -79 -1 1 6 84 84 1 3 6 179 -173 -8 6 6 291 -292 -6 2 7 117 -120 |  |
| -3 9 5 402 415 1 1 6 144 -138 3 3 6 54 -57 -6 6 6 211 202 -4 2 7 265 -258 |  |
| -1 9 5 190 -198 3 1 6 87 83 -8 4 6 76 -72 -4 6 6 153 155 -2 2 7 230 -225 |  |
| -10 0 6 742 -753 -10 2 6 103 -98 -6 4 6 194 188 0 6 6 203 196 -7 3 7 221 -227 |  |
| -8 0 6 204 200 -8 2 6 211 209 -4 4 6 138 -133 2 6 6 227 -243 -5 3 7 540 -530 |  |
| -6 0 6 406 -408 -6 2 6 144 144 0 4 6 333 332 -5 7 6 200 -200 -3 3 7 214 208 |  |
| -4 0 6 696 -687 -4 2 6 95 99 2 4 6 306 -308 -3 7 6 218 221 -1 3 7 437 -425 |  |
| -2 0 6 355 -356 -2 2 6 96 96 -9 5 6 193 193 -1 7 6 229 -234 -6 4 7 154 152 |  |
| 0 0 6 381 -376 0 2 6 77 75 -7 5 6 327 330 -7 1 7 229 235 -4 4 7 75 71 |  |
| 2 0 6 63 -62 |  |
| OBSERVED AND CALCULATED STRUCTURE FACTORS FOR THE SAMPLE -DISORDERING 700°C 23 DAYS |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| 2 0 0 145 142 2 6 0 268 276 -1 1 1 63 -67 2 4 1 229 227 9 7 1 501 -514 |  |
| 4 0 0 153 151 4 6 0 184 -182 1 1 1 143 -150 4 4 1 376 -372 -8 8 1 397 -397 |  |
| 8 0 0 807 791 8 6 0 177 -178 3 1 1 789 -764 6 4 1 63 67 -6 8 1 223 -224 |  |
| 10 0 0 620 585 10 6 0 380 -388 5 1 1 46 44 10 4 1 353 -341 -4 8 1 207 -203 |  |
| 12 0 0 109 -94 12 6 0 320 326 7 1 1 323 -304 -11 5 1 106 -108 -2 8 1 978 -983 |  |
| 1 1 0 42 37 1 7 0 37 -30 9 1 1 65 51 -9 5 1 88 92 0 8 1 224 227 |  |
| 3 1 0 811 785 3 7 0 121 112 11 1 1 377 -357 -7 5 1 65 66 2 8 1 585 -579 |  |
| 5 1 0 625 -610 5 7 0 458 461 -12 2 1 675 694 -5 5 1 89 96 4 8 1 192 -198 |  |
| 7 1 0 447 448 7 7 0 293 -295 -8 2 1 388 389 -3 5 1 167 -158 6 8 1 566 -575 |  |
| 11 1 0 308 298 9 7 0 205 207 -6 2 1 481 493 -1 5 1 296 302 8 8 1 190 -195 |  |
| 13 1 0 157 -155 2 8 0 276 -281 -4 2 1 673 669 1 5 1 92 98 -9 9 1 59 -47 |  |
| 0 2 0 238 233 4 8 0 386 -398 2 2 1 1068 1050 3 5 1 204 -201 -7 9 1 569 584 |  |
| 2 2 0 633 -636 6 8 0 54 -55 4 2 1 315 293 5 5 1 186 193 -5 9 1 417 -419 |  |
| 4 2 0 235 -232 8 8 0 76 -83 6 2 1 761 741 9 5 1 63 59 -3 9 1 98 98 |  |
| 6 2 0 189 -195 10 8 0 283 -296 8 2 1 458 424 11 5 1 77 -75 -1 9 1 90 93 |  |
| 8 2 0 229 -220 3 9 0 200 204 10 2 1 56 -48 -10 6 1 222 222 1 9 1 202 196 |  |
| 12 2 0 192 -190 5 9 0 181 -189 12 2 1 497 472 -8 6 1 35 28 3 9 1 166 165 |  |
| 1 3 0 116 107 7 9 0 164 155 -13 3 1 219 228 -6 6 1 274 273 5 9 1 320 -320 |  |
| 3 3 0 621 626 9 9 0 82 -84 -11 3 1 294 300 -4 6 1 360 357 7 9 1 349 357 |  |
| 5 3 0 406 398 0 10 0 755 743 -9 3 1 701 725 -2 6 1 100 -112 -8 10 1 135 -123 |  |
| 7 3 0 85 -85 2 10 0 75 75 -7 3 1 433 -448 0 6 1 495 495 -2 10 1 387 -375 |  |
| 9 3 0 318 312 4 10 0 534 539 -3 3 1 948 959 2 6 1 218 203 0 10 1 170 172 |  |
| 11 3 0 185 186 6 10 0 220 229 -1 3 1 896 880 4 6 1 240 237 2 10 1 73 -58 |  |
| 2 4 0 168 162 8 10 0 191 198 1 3 1 195 -185 6 6 1 66 63 4 10 1 94 -83 |  |
| 4 4 0 635 -659 1 11 0 65 72 3 3 1 391 385 8 6 1 227 223 6 10 1 204 -207 |  |
| 6 4 0 284 284 3 11 0 265 271 5 3 1 1456 1445 10 6 1 213 215 -7 11 1 231 -234 |  |
| 8 4 0 143 140 5 11 0 316 -302 7 3 1 174 -170 -11 7 1 119 -124 -5 11 1 218 -228 |  |
| 10 4 0 470 -466 7 11 0 327 346 9 3 1 482 463 -9 7 1 300 -309 -3 11 1 68 -84 |  |
| 12 4 0 193 195 0 12 0 432 400 11 3 1 128 126 -7 7 1 38 25 -1 11 1 94 -96 |  |
| 1 5 0 946 -959 2 12 0 266 -260 -12 4 1 292 291 -5 7 1 844 -871 1 11 1 334 -328 |  |
| 3 5 0 695 -719 4 12 0 110 -115 -10 4 1 311 -309 -3 7 1 66 71 3 11 1 156 -160 |  |
| 5 5 0 97 104 -11 1 1 268 -278 -8 4 1 156 -159 -1 7 1 453 -456 -4 12 1 176 156 |  |
| 7 5 0 1112-1126 -9 1 1 50 -37 -6 4 1 109 -102 1 7 1 606 -607 -2 12 1 309 281 |  |
| 9 5 0 144 -137 -7 1 1 370 -388 -4 4 1 86 -80 3 7 1 77 -63 2 12 1 466 435 |  |
| 11 5 0 421 -417 -5 1 1 151 154 -2 4 1 232 233 5 7 1 488 -504 -14 0 2 564 -583 |  |
| 0 6 0 1013-1047 -3 1 1 847 -839 0 4 1 905 -900 7 7 1 93 -97 -12 0 2 100 93 |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| -10 0 2 704 -729 -7 3 2 292 -291 0 6 2 972 981 -4 10 2 495 -498 6 2 3 664 -654 |  |
| -8 0 2 332 -341 -5 3 2 344 -334 2 6 2 47 -48 -2 10 2 145 -143 8 2 3 347 -337 |  |
| -4 0 2 1102-1094 -3 3 2 85 73 4 6 2 238 235 0 10 2 585 -578 10 2 3 68 -73 |  |
| -2 0 2 370 341 -1 3 2 613 -601 6 6 2 150 -155 2 10 2 46 -44 -11 3 3 356 -360 |  |
| 0 0 2 1423-1379 1 3 2 467 -454 8 6 2 156 154 4 10 2 669 -661 -9 3 3 774 -795 |  |
| 2 0 2 908 -928 3 3 2 52 37 10 6 2 236 233 6 10 2 128 -132 -7 3 3 245 254 |  |
| 4 0 2 1160-1152 5 3 2 324 -310 -9 7 2 186 -186 -7 11 2 437 -444 -5 3 3 727 -738 |  |
| 6 0 2 58 57 7 3 2 260 -250 -7 7 2 172 175 -5 11 2 216 199 -3 3 3 286 -277 |  |
| 8 0 2 499 -474 9 3 2 155 -148 -5 7 2 316 -312 -3 11 2 214 -222 -1 3 3 1157-1178 |  |
| -13 1 2 177 -181 -12 4 2 256 -256 -3 7 2 121 125 -1 11 2 126 108 1 3 3 253 -257 |  |
| -9 1 2 269 278 -10 4 2 224 229 -1 7 2 382 -376 1 11 2 170 -178 3 3 3 36 -24 |  |
| -7 1 2 958 -987 -6 4 2 147 150 1 7 2 55 -52 3 11 2 265 -261 5 3 3 815 -811 |  |
| -5 1 2 337 340 -4 4 2 53 60 3 7 2 207 214 5 11 2 233 219 7 3 3 117 -115 |  |
| -3 1 2 78 75 -2 4 2 244 -232 5 7 2 351 -351 -2 12 2 376 379 9 3 3 543 -534 |  |
| -1 1 2 40 25 0 4 2 634 630 9 7 2 163 -169 0 12 2 247 -227 -12 4 3 136 -131 |  |
| 1 1 2 656 -665 2 4 2 443 -437 -10 8 2 166 169 -13 1 3 75 76 -10 4 3 213 215 |  |
| 3 1 2 268 -272 4 4 2 360 373 -8 8 2 202 207 -11 1 3 107 106 -8 4 3 175 -183 |  |
| 5 1 2 404 385 8 4 2 80 -78 -6 8 2 154 156 -9 1 3 88 88 -6 4 3 390 398 |  |
| 7 1 2 558 -524 10 4 2 100 90 -4 8 2 173 175 -7 1 3 422 428 -4 4 3 319 318 |  |
| 9 1 2 280 261 -13 5 2 216 222 -2 8 2 268 269 -5 1 3 257 -258 -2 4 3 438 -450 |  |
| 11 1 2 274 -251 -11 5 2 385 386 0 8 2 245 245 -3 1 3 686 687 0 4 3 440 449 |  |
| -12 2 2 330 339 -9 5 2 176 176 2 8 2 118 121 -1 1 3 114 112 4 4 3 433 433 |  |
| -10 2 2 249 -251 -7 5 2 940 946 4 8 2 253 251 1 1 3 49 44 6 4 3 147 -145 |  |
| -8 2 2 284 289 -5 5 2 126 107 6 8 2 233 237 3 1 3 347 351 8 4 3 87 84 |  |
| -6 2 2 507 515 -3 5 2 1047 1060 8 8 2 69 76 5 1 3 161 158 10 4 3 209 208 |  |
| -4 2 2 197 -192 -1 5 2 149 145 -9 9 2 133 137 7 1 3 300 295 -11 5 3 78 -79 |  |
| -2 2 2 209 211 1 5 2 730 707 -7 9 2 266 -261 9 1 3 175 -162 -9 5 3 84 68 |  |
| 0 2 2 613 615 3 5 2 1075 1097 -5 9 2 160 167 -12 2 3 555 -554 -7 5 3 46 43 |  |
| 2 2 2 454 464 5 5 2 42 24 -3 9 2 108 -102 -10 2 3 89 -84 -5 5 3 346 -350 |  |
| 4 2 2 380 -374 7 5 2 588 587 -1 9 2 54 59 -8 2 3 674 -683 -3 5 3 207 206 |  |
| 6 2 2 425 406 9 5 2 143 144 1 9 2 101 -89 -6 2 3 101 -100 -1 5 3 38 21 |  |
| 8 2 2 365 344 -12 6 2 249 -249 3 9 2 64 -58 -4 2 3 263 -269 1 5 3 272 -278 |  |
| 10 2 2 114 -100 -8 6 2 49 37 5 9 2 153 154 -2 2 3 1186-1191 5 5 3 105 104 |  |
| -13 3 2 189 -194 -6 6 2 577 575 7 9 2 202 -195 0 2 3 109 -106 9 5 3 220 -223 |  |
| -11 3 2 41 -45 -4 6 2 81 61 -8 10 2 167 -165 2 2 3 736 -769 -10 6 3 240 -240 |  |
| -9 3 2 155 -158 -2 6 2 667 -675 -6 10 2 258 -264 4 2 3 60 66 -8 6 3 130 -128 |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| -6 6 3 162 -158 -12 0 4 150 158 1 3 4 94 97 3 7 4 44 34 6 2 5 354 368 |  |
| -4 6 3 195 -189 -10 0 4 460 463 3 3 4 295 307 5 7 4 171 159 -11 3 5 124 118 |  |
| -2 6 3 171 -167 -6 0 4 1068 1094 5 3 4 205 206 -8 8 4 182 -179 -9 3 5 671 660 |  |
| 0 6 3 351 -342 -4 0 4 782 787 9 3 4 234 239 -6 8 4 56 -58 -7 3 5 152 151 |  |
| 2 6 3 51 50 -2 0 4 60 -54 -12 4 4 250 251 -4 8 4 201 -207 -5 3 5 484 473 |  |
| 4 6 3 373 -370 0 0 4 1004 1042 -10 4 4 376 -380 -2 8 4 282 -282 -3 3 5 170 -171 |  |
| 6 6 3 120 -125 2 0 4 228 226 -8 4 4 169 166 0 8 4 126 -123 -1 3 5 925 924 |  |
| 8 6 3 82 -78 4 0 4 880 911 -4 4 4 237 -237 2 8 4 86 -86 1 3 5 263 270 |  |
| -11 7 3 139 138 6 0 4 188 197 0 4 4 145 -149 4 8 4 265 -261 3 3 5 117 119 |  |
| -9 7 3 419 422 8 0 4 350 357 2 4 4 334 335 -7 9 4 102 94 5 3 5 413 419 |  |
| -5 7 3 582 583 -13 1 4 150 145 4 4 4 454 -467 -5 9 4 127 -132 -10 4 5 296 -287 |  |
| -1 7 3 616 616 -11 1 4 151 147 6 4 4 110 106 -3 9 4 234 230 -8 4 5 187 186 |  |
| 1 7 3 271 276 -9 1 4 164 -160 8 4 4 68 65 -1 9 4 160 -159 -6 4 5 176 -174 |  |
| 3 7 3 110 110 -7 1 4 287 286 -11 5 4 232 -230 3 9 4 107 96 -4 4 5 212 -204 |  |
| 5 7 3 444 449 -5 1 4 121 -126 -7 5 4 866 -866 -6 10 4 362 362 0 4 5 228 -226 |  |
| -8 8 3 389 387 -3 1 4 767 777 -5 5 4 154 -147 -4 10 4 307 307 2 4 5 240 247 |  |
| -6 8 3 172 166 -1 1 4 499 -507 -3 5 4 814 -814 -2 10 4 181 179 4 4 5 430 -442 |  |
| -4 8 3 224 227 1 1 4 47 41 -1 5 4 139 -133 0 10 4 538 530 -9 5 5 76 71 |  |
| -2 8 3 626 627 3 1 4 461 474 1 5 4 574 -576 -11 1 5 68 -55 -7 5 5 62 -57 |  |
| 2 8 3 711 687 5 1 4 79 -80 3 5 4 521 -524 -7 1 5 340 -331 -5 5 5 130 127 |  |
| 4 8 3 169 -156 7 1 4 140 138 5 5 4 236 -235 -5 1 5 165 163 -1 5 5 45 47 |  |
| 6 8 3 418 427 9 1 4 192 -197 7 5 4 589 -603 -3 1 5 439 -439 3 5 5 88 89 |  |
| -9 9 3 341 335 -12 2 4 275 -277 -10 6 4 301 -300 -1 1 5 68 -68 -10 6 5 193 198 |  |
| -7 9 3 416 -415 -10 2 4 87 -83 -8 6 4 359 361 1 1 5 166 -169 -6 6 5 265 258 |  |
| -3 9 3 155 -156 -8 2 4 117 -122 -6 6 4 348 -344 3 1 5 92 -91 -4 6 5 205 203 |  |
| -1 9 3 396 386 -4 2 4 349 -343 -4 6 4 471 -466 5 1 5 140 -133 0 6 5 264 264 |  |
| 1 9 3 326 -324 -2 2 4 211 -212 -2 6 4 306 311 7 1 5 302 -331 2 6 5 103 99 |  |
| 3 9 3 343 -339 0 2 4 161 166 0 6 4 195 -190 -12 2 5 419 407 4 6 5 207 208 |  |
| 5 9 3 307 305 2 2 4 541 -566 2 6 4 76 74 -10 2 5 44 -42 -9 7 5 201 -200 |  |
| -4 10 3 57 50 8 2 4 161 -160 4 6 4 566 -564 -8 2 5 677 664 -5 7 5 628 -628 |  |
| -2 10 3 161 149 -11 3 4 196 199 6 6 4 260 260 -6 2 5 177 170 -3 7 5 121 118 |  |
| 2 10 3 233 217 -9 3 4 254 255 -9 7 4 286 286 -4 2 5 206 206 -1 7 5 328 -325 |  |
| 4 10 3 129 -142 -7 3 4 49 -45 -7 7 4 192 -192 -2 2 5 502 498 1 7 5 293 -287 |  |
| -3 11 3 173 177 -5 3 4 297 290 -5 7 4 211 206 0 2 5 159 154 3 7 5 261 -263 |  |
| -1 11 3 154 162 -3 3 4 288 288 -3 7 4 82 -70 2 2 5 732 755 -8 8 5 588 -588 |  |
| 1 11 3 168 166 -1 3 4 172 171 -1 7 4 287 285 4 2 5 142 -140 -4 8 5 110 -104 |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| -2 8 5 471 -470 -5 1 6 240 235 -5 3 6 193 -187 -1 5 6 55 47 -3 1 7 270 262 |  |
| 0 8 5 69 -77 -3 1 6 389 -386 -1 3 6 288 -285 1 5 6 325 326 -1 1 7 84 86 |  |
| 2 8 5 489 -489 -1 1 6 92 87 1 3 6 178 -179 3 5 6 334 351 1 1 7 214 225 |  |
| -3 9 5 432 432 1 1 6 146 -144 -10 4 6 129 127 -8 6 6 310 -307 -8 2 7 502 -495 |  |
| -1 9 5 215 -205 3 1 6 83 85 -8 4 6 81 -76 -6 6 6 219 211 -6 2 7 125 -125 |  |
| -10 0 6 781 -787 -10 2 6 108 -102 -6 4 6 207 196 -4 6 6 167 162 -4 2 7 274 -270 |  |
| -8 0 6 211 209 -8 2 6 224 219 -4 4 6 143 -138 0 6 6 209 206 -2 2 7 244 -237 |  |
| -6 0 6 422 -423 -6 2 6 152 149 0 4 6 342 347 2 6 6 245 -253 -7 3 7 237 -238 |  |
| -4 0 6 709 -711 -4 2 6 97 102 2 4 6 316 -319 -5 7 6 213 -212 -5 3 7 562 -555 |  |
| -2 0 6 360 -365 -2 2 6 100 98 -9 5 6 209 202 -3 7 6 236 232 -3 3 7 226 221 |  |
| 0 0 6 385 -387 0 2 6 81 76 -7 5 6 358 345 -1 7 6 246 -245 -1 3 7 446 -444 |  |
| 2 0 6 73 -62 2 2 6 295 303 -5 5 6 61 56 -7 1 7 245 247 -6 4 7 166 160 |  |
| -9 1 6 106 103 -9 3 6 102 -96 -3 5 6 856 848 -5 1 7 117 -107 -4 4 7 83 75 |  |
| -7 1 6 304 -289 -7 3 6 214 -207 |  |
| OBSERVED AND CALCULATED STRUCTURE FACTORS FOR THE SAMPLE - ORDERING 700°C 30 DAYS |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| 2 0 0 129 132 0 6 0 1042-1051 -7 1 1 381 -386 -8 4 1 160 -160 -1 7 1 453 -456 |  |
| 4 0 0 142 143 2 6 0 270 276 -5 1 1 154 152 -6 4 1 107 -103 1 7 1 599 -604 |  |
| 6 0 0 869 857 4 6 0 186 -180 -3 1 1 877 -841 -4 4 1 94 -82 3 7 1 72 -63 |  |
| 8 0 0 769 781 6 6 0 44 28 -1 1 1 75 -70 -2 4 1 230 233 5 7 1 492 -502 |  |
| 10 0 0 592 574 8 6 0 179 -179 1 1 1 143 -149 0 4 1 892 -903 7 7 1 94 -94 |  |
| 12 0 0 102 -90 10 6 0 390 -385 3 1 1 744 -759 2 4 1 230 224 9 7 1 508 -503 |  |
| 1 1 0 45 32 12 6 0 322 321 5 1 1 41 41 4 4 1 372 -370 -8 8 1 391 -396 |  |
| 5 1 0 616 -613 1 7 0 40 -31 7 1 1 292 -300 6 4 1 61 65 -6 8 1 227 -227 |  |
| 7 1 0 433 442 3 7 0 119 113 9 1 1 54 50 10 4 1 334 -331 -4 8 1 207 -208 |  |
| 11 1 0 297 292 5 7 0 462 462 11 1 1 347 -345 -11 5 1 104 -108 -2 8 1 974 -988 |  |
| 13 1 0 152 -153 7 7 0 292 -294 -12 2 1 684 684 -9 5 1 87 92 0 8 1 224 228 |  |
| 0 2 0 246 235 9 7 0 207 207 -8 2 1 388 385 -7 5 1 64 66 2 8 1 580 -580 |  |
| 2 2 0 659 -639 0 8 0 44 -40 -6 2 1 483 490 -5 5 1 90 98 4 8 1 199 -199 |  |
| 4 2 0 234 -230 2 8 0 276 -284 -4 2 1 675 665 -3 5 1 170 -158 6 8 1 575 -572 |  |
| 6 2 0 186 -191 4 8 0 394 -400 0 2 1 392 -369 -1 5 1 304 301 8 8 1 196 -194 |  |
| 8 2 0 227 -221 6 8 0 59 -56 2 2 1 1060 1043 1 5 1 93 99 -9 9 1 56 -46 |  |
| 12 2 0 186 -183 8 8 0 81 -85 4 2 1 297 288 3 5 1 208 -199 -7 9 1 588 587 |  |
| 1 3 0 122 109 10 8 0 291 -295 6 2 1 718 730 5 5 1 185 191 -5 9 1 423 -423 |  |
| 3 3 0 628 628 1 9 0 69 -49 8 2 1 423 414 7 5 1 46 45 -3 9 1 93 96 |  |
| 5 3 0 397 395 3 9 0 200 203 10 2 1 53 -46 9 5 1 57 60 -1 9 1 88 91 |  |
| 7 3 0 83 -83 5 9 0 182 -190 12 2 1 459 454 11 5 1 78 -73 1 9 1 198 199 |  |
| 9 3 0 309 311 7 9 0 161 153 -13 3 1 220 226 -10 6 1 220 221 3 9 1 161 167 |  |
| 11 3 0 181 182 9 9 0 86 -83 -11 3 1 299 297 -8 6 1 53 30 5 9 1 325 -322 |  |
| 0 4 0 38 -34 0 10 0 741 754 -9 3 1 706 718 -6 6 1 274 274 7 9 1 356 351 |  |
| 2 4 0 172 165 2 10 0 75 76 -7 3 1 437 -450 -4 6 1 361 360 -8 10 1 135 -123 |  |
| 4 4 0 649 -656 4 10 0 540 542 -5 3 1 1108 1124 -2 6 1 101 -107 -2 10 1 388 -377 |  |
| 6 4 0 288 285 6 10 0 223 233 -3 3 1 962 956 0 6 1 500 497 0 10 1 168 174 |  |
| 8 4 0 144 139 8 10 0 198 199 -1 3 1 896 873 2 6 1 215 203 2 10 1 77 -61 |  |
| 10 4 0 464 -458 1 11 0 66 77 1 3 1 195 -189 4 6 1 236 238 4 10 1 90 -83 |  |
| 12 4 0 190 191 3 11 0 264 275 3 3 1 384 377 6 6 1 62 65 6 10 1 211 -207 |  |
| 1 5 0 964 -961 5 11 0 318 -305 5 3 1 1437 1434 8 6 1 226 220 -5 11 1 218 -231 |  |
| 3 5 0 706 -716 7 11 0 338 349 7 3 1 159 -167 10 6 1 215 210 -3 11 1 75 -88 |  |
| 5 5 0 91 104 0 12 0 418 408 9 3 1 450 450 -11 7 1 118 -123 -1 11 1 97 -101 |  |
| 7 5 0 1108-1120 2 12 0 251 -262 11 3 1 117 122 -9 7 1 309 -309 1 11 1 324 -329 |  |
| 9 5 0 143 -135 -11 1 1 271 -278 -12 4 1 292 286 -5 7 1 864 -871 3 11 1 149 -162 |  |
| 11 5 0 417 -412 -9 1 1 43 -37 -10 4 1 312 -308 -3 7 1 64 69 -4 12 1 177 157 |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| -2 12 1 310 286 4 2 2 358 -365 9 5 2 138 142 -1 9 2 59 58 -8 2 3 671 -674 |  |
| 2 12 1 454 436 6 2 2 394 395 -12 6 2 250 -248 1 9 2 100 -85 -6 2 3 101 -98 |  |
| -14 0 2 556 -575 8 2 2 338 330 -10 6 2 94 87 3 9 2 62 -55 -4 2 3 260 -265 |  |
| -12 0 2 99 95 10 2 2 106 -94 -8 6 2 47 39 5 9 2 149 150 -2 2 3 1159-1174 |  |
| -10 0 2 722 -725 -13 3 2 191 -196 -6 6 2 582 575 7 9 2 200 -189 0 2 3 112 -100 |  |
| -8 0 2 340 -341 -11 3 2 46 -45 -4 6 2 74 58 -8 10 2 164 -169 2 2 3 729 -745 |  |
| -6 0 2 1022-1019 -9 3 2 159 -157 -2 6 2 663 -674 -6 10 2 263 -268 4 2 3 59 64 |  |
| -4 0 2 1117-1086 -7 3 2 294 -293 0 6 2 964 976 -4 10 2 496 -502 6 2 3 627 -625 |  |
| -2 0 2 369 347 -5 3 2 342 -335 2 6 2 43 -48 -2 10 2 141 -143 8 2 3 329 -319 |  |
| 0 0 2 1408-1373 -3 3 2 82 72 4 6 2 235 233 0 10 2 577 -581 10 2 3 68 -68 |  |
| 2 0 2 886 -915 -1 3 2 605 -597 6 6 2 147 -151 2 10 2 47 -49 -11 3 3 358 -359 |  |
| 4 0 2 1095-1128 1 3 2 449 -449 8 6 2 152 147 4 10 2 645 -652 -9 3 3 786 -788 |  |
| 6 0 2 56 60 3 3 2 43 36 10 6 2 231 225 6 10 2 124 -130 -7 3 3 245 256 |  |
| 8 0 2 452 -458 5 3 2 306 -306 -9 7 2 187 -184 -7 11 2 437 -451 -5 3 3 718 -729 |  |
| 10 0 2 771 -766 7 3 2 245 -243 -7 7 2 170 175 -5 11 2 216 198 -3 3 3 286 -274 |  |
| -13 1 2 176 -179 9 3 2 146 -140 -5 7 2 316 -314 -3 11 2 209 -222 -1 3 3 1134-1158 |  |
| -11 1 2 39 34 -12 4 2 255 -252 -3 7 2 124 124 -1 11 2 126 106 1 3 3 243 -247 |  |
| -9 1 2 269 279 -10 4 2 229 226 -1 7 2 378 -376 1 11 2 173 -181 5 3 3 762 -780 |  |
| -7 1 2 972 -984 -6 4 2 147 148 1 7 2 44 -50 3 11 2 253 -262 7 3 3 111 -111 |  |
| -5 1 2 335 343 -4 4 2 55 57 3 7 2 201 212 5 11 2 235 214 9 3 3 506 -502 |  |
| -3 1 2 100 81 -2 4 2 240 -232 5 7 2 347 -347 -2 12 2 368 381 -12 4 3 134 -129 |  |
| -1 1 2 31 25 0 4 2 614 625 9 7 2 168 -161 0 12 2 243 -228 -10 4 3 215 215 |  |
| 1 1 2 660 -654 2 4 2 419 -436 -10 8 2 173 170 -13 1 3 73 75 -8 4 3 176 -179 |  |
| 3 1 2 258 -263 4 4 2 348 362 -8 8 2 205 208 -11 1 3 104 107 -6 4 3 390 396 |  |
| 5 1 2 371 376 8 4 2 89 -77 -6 8 2 157 160 -9 1 3 95 90 -4 4 3 319 316 |  |
| 7 1 2 512 -507 10 4 2 92 83 -4 8 2 176 175 -7 1 3 426 425 -2 4 3 431 -442 |  |
| 9 1 2 256 252 -13 5 2 221 218 -2 8 2 270 269 -5 1 3 255 -254 0 4 3 435 442 |  |
| 11 1 2 244 -238 -11 5 2 378 385 0 8 2 247 247 -3 1 3 673 678 4 4 3 420 419 |  |
| -12 2 2 326 337 -9 5 2 180 179 2 8 2 115 120 -1 1 3 114 114 6 4 3 144 -138 |  |
| -10 2 2 251 -252 -7 5 2 937 946 4 8 2 241 250 1 1 3 48 46 8 4 3 81 79 |  |
| -8 2 2 289 288 -5 5 2 127 105 6 8 2 230 234 3 1 3 332 339 -11 5 3 78 -79 |  |
| -6 2 2 520 516 -3 5 2 1048 1055 8 8 2 72 73 5 1 3 151 151 -9 5 3 72 67 |  |
| -4 2 2 200 -192 -1 5 2 145 143 -9 9 2 139 140 7 1 3 273 282 -7 5 3 44 43 |  |
| -2 2 2 210 210 1 5 2 697 702 -7 9 2 269 -260 9 1 3 156 -151 -5 5 3 342 -347 |  |
| 0 2 2 608 609 3 5 2 1046 1082 -5 9 2 163 168 -12 2 3 544 -549 -3 5 3 204 202 |  |
| 2 2 2 456 457 7 5 2 578 570 -3 9 2 104 -100 -10 2 3 84 -84 1 5 3 265 -270 |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| 5 5 3 106 98 4 10 3 126 -138 8 2 4 151 -148 4 6 4 527 -535 -8 2 5 636 642 |  |
| 9 5 3 214 -210 -3 11 3 171 178 -11 3 4 200 198 6 6 4 245 243 -6 2 5 165 163 |  |
| -10 6 3 240 -241 -1 11 3 155 163 -9 3 4 253 254 -9 7 4 283 284 -4 2 5 200 196 |  |
| -8 6 3 128 -131 1 11 3 168 165 -7 3 4 50 -45 -7 7 4 193 -190 -2 2 5 476 475 |  |
| -6 6 3 161 -158 3 11 3 138 146 -5 3 4 290 286 -5 7 4 208 202 0 2 5 148 146 |  |
| -4 6 3 199 -189 -12 0 4 145 157 -3 3 4 281 284 -3 7 4 67 -67 2 2 5 704 702 |  |
| -2 6 3 167 -167 -10 0 4 453 451 -1 3 4 170 164 -1 7 4 279 276 4 2 5 133 -127 |  |
| 0 6 3 346 -339 -6 0 4 1063 1075 1 3 4 92 94 5 7 4 156 147 6 2 5 344 334 |  |
| 2 6 3 43 46 -4 0 4 766 764 3 3 4 287 293 -8 8 4 184 -177 -11 3 5 116 116 |  |
| 4 6 3 356 -356 -2 0 4 50 -55 5 3 4 201 193 -6 8 4 63 -60 -9 3 5 638 644 |  |
| 6 6 3 121 -121 0 0 4 965 1003 9 3 4 223 220 -4 8 4 205 -205 -7 3 5 149 146 |  |
| 8 6 3 79 -76 2 0 4 223 215 -12 4 4 249 250 -2 8 4 278 -275 -5 3 5 460 452 |  |
| -11 7 3 141 137 4 0 4 848 862 -10 4 4 368 -375 0 8 4 123 -120 -3 3 5 159 -161 |  |
| -9 7 3 422 421 6 0 4 187 185 -8 4 4 166 163 2 8 4 79 -86 -1 3 5 874 877 |  |
| -5 7 3 583 579 8 0 4 337 327 -4 4 4 237 -231 4 8 4 246 -248 1 3 5 249 255 |  |
| -1 7 3 610 605 -13 1 4 147 138 0 4 4 137 -143 -7 9 4 100 91 3 3 5 111 109 |  |
| 1 7 3 266 270 -11 1 4 143 144 2 4 4 311 316 -5 9 4 126 -130 5 3 5 393 383 |  |
| 3 7 3 103 108 -9 1 4 159 -157 4 4 4 441 -438 -3 9 4 233 222 -10 4 5 280 -279 |  |
| 5 7 3 431 434 -7 1 4 279 279 6 4 4 101 101 -1 9 4 156 -156 -8 4 5 181 178 |  |
| -8 8 3 389 386 -5 1 4 121 -124 8 4 4 63 58 3 9 4 97 93 -6 4 5 173 -170 |  |
| -6 8 3 171 166 -3 1 4 743 753 -11 5 4 226 -227 -6 10 4 370 361 -4 4 5 199 -197 |  |
| -4 8 3 243 227 -1 1 4 482 -493 -7 5 4 860 -856 -4 10 4 307 305 -2 4 5 41 -30 |  |
| -2 8 3 620 625 1 1 4 47 39 -5 5 4 150 -146 -2 10 4 173 176 0 4 5 214 -214 |  |
| 2 8 3 669 670 3 1 4 452 451 -3 5 4 800 -791 0 10 4 526 517 2 4 5 221 229 |  |
| 4 8 3 154 -148 5 1 4 77 -78 -1 5 4 134 -131 -11 1 5 53 -54 4 4 5 413 -406 |  |
| 6 8 3 415 414 7 1 4 131 128 1 5 4 546 -552 -9 1 5 52 -56 -9 5 5 75 69 |  |
| -9 9 3 340 334 9 1 4 192 -177 3 5 4 491 -500 -7 1 5 326 -323 -7 5 5 63 -54 |  |
| -7 9 3 420 -415 -12 2 4 274 -274 5 5 4 226 -224 -5 1 5 156 154 -5 5 5 124 123 |  |
| -3 9 3 154 -154 -10 2 4 82 -85 7 5 4 573 -560 -3 1 5 421 -418 -1 5 5 47 46 |  |
| -1 9 3 390 382 -8 2 4 118 -119 -10 6 4 304 -295 -1 1 5 65 -66 3 5 5 78 83 |  |
| 1 9 3 319 -316 -6 2 4 45 -35 -8 6 4 357 355 1 1 5 161 -160 -10 6 5 190 194 |  |
| 3 9 3 328 -332 -4 2 4 340 -338 -6 6 4 341 -339 3 1 5 88 -87 -8 6 5 49 -40 |  |
| 5 9 3 303 294 -2 2 4 205 -206 -4 6 4 465 -457 5 1 5 124 -120 -6 6 5 257 251 |  |
| -4 10 3 59 51 0 2 4 151 161 -2 6 4 300 304 7 1 5 299 -298 -4 6 5 201 198 |  |
| -2 10 3 159 152 2 2 4 526 -541 0 6 4 186 -182 -12 2 5 396 398 0 6 5 253 250 |  |
| 2 10 3 222 212 4 2 4 37 -39 2 6 4 69 68 -10 2 5 44 -37 2 6 5 103 95 |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| 4 6 5 191 193 -8 0 6 205 199 -6 2 6 142 143 0 4 6 319 318 -3 7 6 225 216 |  |
| -9 7 5 199 -196 -6 0 6 400 -399 -4 2 6 93 95 2 4 6 287 -289 -1 7 6 240 -228 |  |
| -5 7 5 619 -605 -4 0 6 662 -671 -2 2 6 93 94 -9 5 6 191 193 -7 1 7 225 231 |  |
| -3 7 5 117 109 -2 0 6 323 -338 0 2 6 73 71 -7 5 6 337 328 -3 1 7 237 238 |  |
| -1 7 5 318 -310 0 0 6 340 -353 2 2 6 278 272 -5 5 6 60 58 -1 1 7 70 78 |  |
| 1 7 5 278 -270 2 0 6 60 -60 -9 3 6 92 -93 -3 5 6 805 794 1 1 7 192 199 |  |
| 3 7 5 241 -243 4 0 6 702 -712 -7 3 6 201 -199 -1 5 6 51 43 -8 2 7 459 -461 |  |
| -8 8 5 585 -575 -9 1 6 100 101 -5 3 6 175 -176 1 5 6 296 298 -6 2 7 111 -117 |  |
| -6 8 5 50 -37 -7 1 6 278 -276 -1 3 6 271 -266 3 5 6 314 320 -4 2 7 249 -244 |  |
| -4 8 5 103 -100 -5 1 6 226 220 1 3 6 161 -164 -8 6 6 294 -292 -2 2 7 219 -215 |  |
| -2 8 5 461 -452 -3 1 6 354 -357 3 3 6 54 -50 -6 6 6 209 200 -7 3 7 219 -222 |  |
| 0 8 5 69 -77 -1 1 6 80 79 -10 4 6 121 117 -4 6 6 156 153 -5 3 7 512 -509 |  |
| 2 8 5 464 -459 1 1 6 133 -129 -8 4 6 73 -71 0 6 6 202 189 -3 3 7 201 199 |  |
| -3 9 5 424 415 3 1 6 79 76 -6 4 6 191 185 2 6 6 226 -230 -1 3 7 401 -398 |  |
| -1 9 5 204 -196 -10 2 6 99 -97 -4 4 6 134 -129 -5 7 6 203 -198 -4 4 7 73 71 |  |
| -10 0 6 738 -755 -8 2 6 214 210 |  |
| OBSERVED AND CALCULATED STRUCTURE FACTORS FOR THE SAMPLE - ORDERING 750°C 10 MINUTES |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| 2 0 0 139 150 0 6 0 1079-1099 -1 1 1 57 -60 -2 4 1 246 251 5 7 1 484 -494 |  |
| 6 0 0 903 892 2 6 0 238 249 1 1 1 129 -133 0 4 1 884 -898 7 7 1 85 -84 |  |
| 8 0 0 778 791 4 6 0 203 -197 3 1 1 758 -762 2 4 1 253 254 9 7 1 500 -496 |  |
| 10 0 0 594 591 8 6 0 189 -190 5 1 1 51 53 4 4 1 354 -350 -8 8 1 394 -400 |  |
| 12 0 0 107 -92 10 6 0 410 -400 7 1 1 301 -303 6 4 1 67 68 -6 8 1 227 -225 |  |
| 1 1 0 59 53 12 6 0 318 313 9 1 1 53 53 10 4 1 331 -331 -4 8 1 220 -214 |  |
| 3 1 0 841 826 3 7 0 102 95 11 1 1 333 -337 -11 5 1 107 -113 -2 8 1 996-1001 |  |
| 5 1 0 603 -603 5 7 0 456 452 -12 2 1 695 687 -9 5 1 83 85 0 8 1 213 218 |  |
| 7 1 0 449 460 7 7 0 291 -291 -8 2 1 389 389 -7 5 1 54 56 2 8 1 586 -585 |  |
| 11 1 0 295 289 9 7 0 201 199 -6 2 1 479 485 -5 5 1 77 82 4 8 1 210 -216 |  |
| 13 1 0 139 -140 2 8 0 245 -255 -4 2 1 683 680 -3 5 1 186 -175 6 8 1 573 -569 |  |
| 0 2 0 245 238 4 8 0 373 -375 -2 2 1 1390 1373 -1 5 1 279 285 8 8 1 209 -203 |  |
| 2 2 0 663 -649 6 8 0 49 -45 2 2 1 1103 1100 1 5 1 82 87 -9 9 1 66 -59 |  |
| 4 2 0 229 -226 8 8 0 65 -66 4 2 1 315 306 3 5 1 217 -212 -7 9 1 562 560 |  |
| 6 2 0 175 -180 10 8 0 276 -275 6 2 1 726 732 5 5 1 178 182 -5 9 1 433 -432 |  |
| 8 2 0 229 -224 1 9 0 43 -47 8 2 1 442 428 7 5 1 40 29 -3 9 1 74 78 |  |
| 12 2 0 185 -184 3 9 0 195 196 10 2 1 62 -52 9 5 1 48 52 -1 9 1 68 70 |  |
| 1 3 0 99 90 5 9 0 181 -186 12 2 1 476 470 11 5 1 75 -73 1 9 1 170 170 |  |
| 3 3 0 611 612 7 9 0 163 151 -13 3 1 230 224 -10 6 1 212 211 3 9 1 148 150 |  |
| 5 3 0 380 379 9 9 0 79 -82 -11 3 1 315 311 -6 6 1 263 259 5 9 1 350 -339 |  |
| 7 3 0 92 -92 0 10 0 715 729 -9 3 1 719 725 -4 6 1 348 345 7 9 1 340 336 |  |
| 9 3 0 294 299 2 10 0 68 70 -7 3 1 428 -436 -2 6 1 110 -121 -8 10 1 130 -116 |  |
| 11 3 0 166 175 4 10 0 526 528 -5 3 1 1149 1168 0 6 1 474 477 -2 10 1 366 -354 |  |
| 0 4 0 39 -39 6 10 0 220 226 -3 3 1 993 1002 2 6 1 205 191 0 10 1 169 178 |  |
| 2 4 0 172 166 8 10 0 184 186 -1 3 1 933 923 4 6 1 223 223 2 10 1 66 -54 |  |
| 4 4 0 646 -653 1 11 0 78 95 1 3 1 170 -163 6 6 1 53 56 4 10 1 77 -68 |  |
| 6 4 0 273 272 3 11 0 273 282 3 3 1 390 390 8 6 1 213 211 6 10 1 193 -186 |  |
| 8 4 0 147 141 5 11 0 301 -280 5 3 1 1508 1535 10 6 1 201 205 -7 11 1 219 -219 |  |
| 10 4 0 441 -456 7 11 0 347 362 7 3 1 150 -157 -11 7 1 119 -122 -5 11 1 204 -213 |  |
| 12 4 0 174 193 0 12 0 414 395 9 3 1 457 456 -9 7 1 299 -298 -3 11 1 57 -71 |  |
| 1 5 0 987 -977 2 12 0 236 -249 11 3 1 156 142 -7 7 1 39 33 -1 11 1 85 -88 |  |
| 3 5 0 707 -722 -11 1 1 264 -266 -12 4 1 307 295 -5 7 1 849 -861 1 11 1 305 -312 |  |
| 5 5 0 95 105 -9 1 1 42 -29 -10 4 1 307 -296 -3 7 1 74 76 3 11 1 133 -147 |  |
| 7 5 0 1129-1139 -7 1 1 371 -379 -8 4 1 158 -140 -1 7 1 429 -439 -4 12 1 164 140 |  |
| 9 5 0 147 -140 -5 1 1 159 159 -6 4 1 90 -87 1 7 1 586 -599 -2 12 1 296 266 |  |
| 11 5 0 404 -400 -3 1 1 857 -853 -4 4 1 73 -62 3 7 1 64 -55 2 12 1 430 411 |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| -14 0 2 569 -575 10 2 2 105 -99 -8 6 2 60 50 5 9 2 153 151 2 2 3 765 -768 |  |
| -12 0 2 96 93 -13 3 2 179 -184 -6 6 2 597 589 7 9 2 199 -185 4 2 3 48 49 |  |
| -10 0 2 723 -728 -11 3 2 54 -39 -4 6 2 103 90 -8 10 2 158 -158 6 2 3 648 -646 |  |
| -8 0 2 344 -345 -9 3 2 141 -144 -2 6 2 645 -656 -6 10 2 259 -259 8 2 3 346 -345 |  |
| -6 0 2 1045-1052 -7 3 2 278 -277 0 6 2 1008 1015 -4 10 2 481 -484 10 2 3 59 -61 |  |
| -4 0 2 1139-1144 -5 3 2 326 -321 4 6 2 255 249 -2 10 2 131 -134 -11 3 3 361 -364 |  |
| -2 0 2 358 339 -3 3 2 95 89 6 6 2 133 -128 0 10 2 571 -575 -9 3 3 798 -801 |  |
| 0 0 2 1562-1532 -1 3 2 586 -584 8 6 2 155 155 4 10 2 641 -635 -7 3 3 237 246 |  |
| 2 0 2 965 -966 1 3 2 453 -442 10 6 2 255 256 6 10 2 133 -137 -5 3 3 743 -754 |  |
| 4 0 2 1171-1183 3 3 2 53 50 -11 7 2 50 -41 -7 11 2 447 -450 -3 3 3 301 -293 |  |
| 8 0 2 452 -464 5 3 2 300 -298 -9 7 2 177 -177 -5 11 2 195 175 -1 3 3 1215-1217 |  |
| 10 0 2 810 -816 7 3 2 240 -240 -7 7 2 174 179 -3 11 2 223 -236 1 3 3 289 -286 |  |
| -13 1 2 190 -189 9 3 2 140 -136 -5 7 2 312 -311 1 11 2 171 -190 3 3 3 47 -21 |  |
| -11 1 2 38 29 -12 4 2 250 -247 -3 7 2 124 130 3 11 2 274 -283 5 3 3 833 -833 |  |
| -9 1 2 260 269 -10 4 2 229 224 -1 7 2 361 -359 5 11 2 220 204 7 3 3 122 -128 |  |
| -7 1 2 994-1010 -6 4 2 145 149 1 7 2 58 -54 -2 12 2 353 368 9 3 3 534 -530 |  |
| -5 1 2 324 325 -4 4 2 60 61 3 7 2 207 216 0 12 2 249 -232 -12 4 3 143 -137 |  |
| -3 1 2 66 63 -2 4 2 245 -235 5 7 2 349 -349 -13 1 3 71 74 -10 4 3 210 204 |  |
| -1 1 2 19 -2 0 4 2 634 638 9 7 2 164 -161 -11 1 3 96 99 -8 4 3 186 -192 |  |
| 1 1 2 684 -681 2 4 2 439 -438 -10 8 2 160 159 -9 1 3 82 80 -6 4 3 370 376 |  |
| 3 1 2 287 -289 4 4 2 344 356 -8 8 2 182 185 -7 1 3 423 422 -4 4 3 309 306 |  |
| 5 1 2 381 381 8 4 2 88 -80 -6 8 2 139 135 -5 1 3 266 -266 -2 4 3 461 -471 |  |
| 7 1 2 536 -535 10 4 2 99 90 -4 8 2 158 159 -3 1 3 679 675 0 4 3 438 441 |  |
| 9 1 2 244 244 -13 5 2 226 223 -2 8 2 245 249 -1 1 3 122 117 2 4 3 37 -44 |  |
| 11 1 2 244 -242 -11 5 2 371 370 0 8 2 220 226 1 1 3 45 38 4 4 3 404 407 |  |
| -12 2 2 328 331 -9 5 2 176 172 2 8 2 105 97 3 1 3 347 345 6 4 3 151 -145 |  |
| -10 2 2 250 -250 -7 5 2 951 954 4 8 2 228 232 5 1 3 143 140 8 4 3 68 68 |  |
| -8 2 2 288 284 -5 5 2 126 106 6 8 2 222 224 7 1 3 287 295 10 4 3 208 207 |  |
| -6 2 2 514 513 -3 5 2 1057 1069 8 8 2 63 61 9 1 3 159 -154 -11 5 3 73 -72 |  |
| -4 2 2 196 -192 -1 5 2 157 153 -9 9 2 133 133 -12 2 3 550 -542 -9 5 3 78 74 |  |
| -2 2 2 204 205 1 5 2 717 708 -7 9 2 257 -248 -10 2 3 85 -84 -7 5 3 58 56 |  |
| 0 2 2 612 607 3 5 2 1115 1120 -5 9 2 156 165 -8 2 3 680 -680 -5 5 3 338 -342 |  |
| 2 2 2 471 467 7 5 2 590 588 -3 9 2 111 -102 -6 2 3 103 -101 -3 5 3 213 211 |  |
| 4 2 2 358 -363 9 5 2 145 155 -1 9 2 60 59 -4 2 3 256 -261 -1 5 3 58 42 |  |
| 6 2 2 391 393 -12 6 2 242 -232 1 9 2 91 -78 -2 2 3 1241-1245 1 5 3 257 -264 |  |
| 8 2 2 343 339 -10 6 2 115 105 3 9 2 68 -59 0 2 3 107 -99 5 5 3 110 104 |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| 9 5 3 210 -209 -2 10 3 148 139 8 2 4 158 -158 4 6 4 576 -570 -10 2 5 43 -39 |  |
| -10 6 3 231 -226 0 10 3 49 -47 -11 3 4 187 186 6 6 4 237 231 -8 2 5 657 655 |  |
| -8 6 3 125 -121 2 10 3 223 207 -9 3 4 246 245 -9 7 4 278 277 -6 2 5 174 175 |  |
| -6 6 3 152 -144 4 10 3 122 -142 -7 3 4 55 -53 -7 7 4 198 -195 -4 2 5 193 193 |  |
| -4 6 3 183 -176 -3 11 3 148 163 -5 3 4 280 276 -5 7 4 204 204 -2 2 5 513 512 |  |
| -2 6 3 158 -158 -1 11 3 138 146 -3 3 4 281 279 -3 7 4 66 -71 0 2 5 151 149 |  |
| 0 6 3 339 -332 1 11 3 155 156 -1 3 4 167 157 -1 7 4 277 271 2 2 5 758 753 |  |
| 2 6 3 56 59 -12 0 4 150 160 1 3 4 100 88 5 7 4 174 163 4 2 5 134 -130 |  |
| 4 6 3 355 -355 -10 0 4 461 458 3 3 4 294 297 -10 8 4 200 -194 6 2 5 356 359 |  |
| 6 6 3 123 -122 -6 0 4 1081 1107 5 3 4 203 198 -8 8 4 167 -165 -11 3 5 120 116 |  |
| 8 6 3 71 -69 -4 0 4 808 810 9 3 4 222 231 -6 8 4 45 -48 -9 3 5 660 665 |  |
| -11 7 3 145 129 -2 0 4 60 -60 -12 4 4 245 246 -4 8 4 183 -185 -7 3 5 157 153 |  |
| -9 7 3 414 410 0 0 4 1067 1072 -10 4 4 367 -369 -2 8 4 262 -257 -5 3 5 484 480 |  |
| -5 7 3 571 569 2 0 4 245 236 -8 4 4 163 160 0 8 4 118 -118 -3 3 5 157 -157 |  |
| -3 7 3 36 -24 4 0 4 909 916 -4 4 4 233 -236 2 8 4 72 -74 -1 3 5 928 930 |  |
| -1 7 3 591 598 6 0 4 214 217 0 4 4 156 -156 4 8 4 238 -237 1 3 5 293 297 |  |
| 1 7 3 268 268 8 0 4 339 340 2 4 4 324 325 -7 9 4 97 94 3 3 5 112 109 |  |
| 3 7 3 95 98 -13 1 4 149 147 4 4 4 458 -449 -5 9 4 126 -132 5 3 5 434 434 |  |
| 5 7 3 453 450 -11 1 4 155 149 6 4 4 110 103 -3 9 4 226 217 -10 4 5 275 -270 |  |
| -10 8 3 44 43 -9 1 4 151 -153 8 4 4 75 67 -1 9 4 148 -151 -8 4 5 190 187 |  |
| -8 8 3 391 389 -7 1 4 299 297 -11 5 4 224 -229 3 9 4 102 92 -6 4 5 165 -159 |  |
| -6 8 3 172 170 -5 1 4 119 -119 -7 5 4 862 -864 -6 10 4 356 348 -4 4 5 203 -196 |  |
| -4 8 3 231 228 -3 1 4 781 786 -5 5 4 154 -149 -4 10 4 301 305 0 4 5 218 -224 |  |
| -2 8 3 636 643 -1 1 4 485 -486 -3 5 4 812 -810 -2 10 4 160 166 2 4 5 256 252 |  |
| 2 8 3 697 686 1 1 4 39 40 -1 5 4 143 -139 0 10 4 525 522 4 4 5 432 -424 |  |
| 4 8 3 140 -133 3 1 4 496 498 1 5 4 569 -565 -11 1 5 46 -52 -9 5 5 74 67 |  |
| 6 8 3 423 424 5 1 4 81 -86 3 5 4 539 -541 -9 1 5 39 -45 -7 5 5 72 -67 |  |
| -9 9 3 347 340 7 1 4 146 143 5 5 4 220 -223 -7 1 5 332 -329 -5 5 5 114 115 |  |
| -7 9 3 393 -392 -12 2 4 270 -268 7 5 4 597 -598 -5 1 5 161 161 -1 5 5 43 42 |  |
| -5 9 3 34 -21 -10 2 4 81 -81 -10 6 4 310 -305 -3 1 5 421 -424 3 5 5 76 71 |  |
| -3 9 3 140 -138 -8 2 4 111 -119 -8 6 4 342 337 -1 1 5 64 -64 5 5 5 42 45 |  |
| -1 9 3 399 393 -4 2 4 344 -339 -6 6 4 356 -351 1 1 5 161 -165 -10 6 5 186 188 |  |
| 1 9 3 295 -291 -2 2 4 223 -223 -4 6 4 496 -486 3 1 5 102 -103 -8 6 5 47 -48 |  |
| 3 9 3 327 -329 0 2 4 175 179 -2 6 4 289 298 5 1 5 115 -114 -6 6 5 250 245 |  |
| 5 9 3 330 321 2 2 4 557 -558 0 6 4 220 -213 7 1 5 316 -324 -4 6 5 195 197 |  |
| -4 10 3 50 40 4 2 4 51 -53 2 6 4 58 55 -12 2 5 399 397 0 6 5 258 256 |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| 2 6 5 98 96 -10 0 6 778 -782 -8 2 6 216 214 2 4 6 313 -309 -5 1 7 107 -103 |  |
| 4 6 5 203 197 -8 0 6 199 196 -6 2 6 144 147 -9 5 6 190 190 -3 1 7 257 259 |  |
| -9 7 5 203 -197 -6 0 6 404 -410 -4 2 6 90 91 -7 5 6 351 345 -1 1 7 79 80 |  |
| -5 7 5 603 -613 -4 0 6 722 -728 -2 2 6 104 110 -3 5 6 841 845 1 1 7 204 213 |  |
| -3 7 5 118 113 -2 0 6 358 -359 0 2 6 79 76 -1 5 6 57 54 -8 2 7 480 -488 |  |
| -1 7 5 315 -312 0 0 6 395 -396 2 2 6 301 293 1 5 6 313 311 -6 2 7 134 -133 |  |
| 1 7 5 283 -282 2 0 6 59 -65 -9 3 6 89 -88 3 5 6 356 369 -4 2 7 253 -252 |  |
| 3 7 5 244 -243 4 0 6 789 -800 -7 3 6 201 -196 -8 6 6 289 -287 -2 2 7 252 -250 |  |
| -8 8 5 583 -584 -9 1 6 103 106 -5 3 6 178 -180 -6 6 6 222 211 0 2 7 60 -44 |  |
| -6 8 5 50 -50 -7 1 6 301 -299 -1 3 6 278 -275 -4 6 6 188 184 -7 3 7 225 -231 |  |
| -4 8 5 99 -97 -5 1 6 229 225 1 3 6 177 -175 0 6 6 231 223 -5 3 7 560 -564 |  |
| -2 8 5 483 -485 -3 1 6 386 -384 3 3 6 45 -48 2 6 6 231 -240 -3 3 7 213 209 |  |
| 0 8 5 75 -85 -1 1 6 75 74 -8 4 6 82 -77 -5 7 6 213 -207 -1 3 7 439 -437 |  |
| 2 8 5 488 -487 1 1 6 139 -139 -6 4 6 192 191 -3 7 6 229 224 -6 4 7 148 147 |  |
| -3 9 5 404 408 3 1 6 68 62 -4 4 6 125 -124 -1 7 6 236 -236 -4 4 7 75 80 |  |
| -1 9 5 213 -208 -10 2 6 105 -99 0 4 6 343 344 -7 1 7 238 243 |  |
| OBSERVED AND CALCULATED STRUCTURE FACTORS FOR THE SAMPLE - ORDERING 750°C 30 MINUTES |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| 2 0 0 139 151 11 5 0 405 -401 -3 1 1 864 -854 -6 4 1 90 -85 1 7 1 583 -599 |  |
| 4 0 0 147 152 0 6 0 1084-1097 -1 1 1 57 -61 -4 4 1 71 -63 3 7 1 65 -54 |  |
| 6 0 0 899 892 2 6 0 243 249 1 1 1 132 -134 -2 4 1 247 251 5 7 1 496 -493 |  |
| 8 0 0 767 791 4 6 0 203 -198 3 1 1 756 -763 0 4 1 892 -897 7 7 1 83 -82 |  |
| 10 0 0 594 593 8 6 0 188 -190 5 1 1 51 52 2 4 1 254 255 9 7 1 499 -496 |  |
| 12 0 0 103 -94 10 6 0 408 -401 7 1 1 302 -304 4 4 1 360 -351 -8 8 1 394 -399 |  |
| 1 1 0 65 53 12 6 0 315 315 9 1 1 57 53 6 4 1 60 68 -6 8 1 225 -223 |  |
| 3 1 0 841 827 3 7 0 105 96 11 1 1 328 -339 10 4 1 336 -331 -4 8 1 219 -213 |  |
| 5 1 0 599 -604 5 7 0 453 451 -12 2 1 698 690 -11 5 1 113 -116 -2 8 1 992-1000 |  |
| 7 1 0 447 461 7 7 0 291 -292 -8 2 1 393 390 -9 5 1 89 86 0 8 1 211 220 |  |
| 11 1 0 298 291 9 7 0 201 204 -6 2 1 479 486 -7 5 1 53 55 2 8 1 580 -581 |  |
| 13 1 0 141 -140 2 8 0 247 -255 -4 2 1 679 681 -5 5 1 77 81 4 8 1 211 -215 |  |
| 0 2 0 239 237 4 8 0 374 -378 -2 2 1 1395 1371 -3 5 1 185 -176 6 8 1 574 -569 |  |
| 2 2 0 662 -650 6 8 0 46 -41 0 2 1 399 -373 -1 5 1 280 285 8 8 1 206 -201 |  |
| 4 2 0 229 -226 8 8 0 62 -68 2 2 1 1109 1098 1 5 1 79 86 -9 9 1 66 -59 |  |
| 6 2 0 183 -182 10 8 0 277 -275 4 2 1 312 305 3 5 1 221 -213 -7 9 1 568 563 |  |
| 8 2 0 230 -225 1 9 0 47 -49 6 2 1 726 732 5 5 1 178 180 -5 9 1 437 -432 |  |
| 12 2 0 187 -184 3 9 0 202 198 8 2 1 439 427 7 5 1 41 29 -3 9 1 76 80 |  |
| 1 3 0 100 90 5 9 0 178 -186 10 2 1 63 -54 9 5 1 62 53 -1 9 1 73 74 |  |
| 3 3 0 612 611 7 9 0 161 150 12 2 1 471 472 11 5 1 78 -76 1 9 1 170 171 |  |
| 5 3 0 381 377 9 9 0 82 -82 -13 3 1 230 225 -10 6 1 213 212 3 9 1 149 151 |  |
| 7 3 0 89 -93 0 10 0 716 729 -11 3 1 314 311 -6 6 1 263 262 5 9 1 348 -335 |  |
| 9 3 0 295 299 2 10 0 70 69 -9 3 1 719 728 -4 6 1 348 345 7 9 1 343 338 |  |
| 11 3 0 174 175 4 10 0 528 526 -7 3 1 430 -436 -2 6 1 110 -122 -8 10 1 132 -117 |  |
| 0 4 0 33 -36 6 10 0 221 227 -5 3 1 1148 1171 0 6 1 470 475 -2 10 1 366 -356 |  |
| 2 4 0 175 166 8 10 0 182 184 -3 3 1 1001 1003 2 6 1 207 191 0 10 1 172 178 |  |
| 4 4 0 642 -653 1 11 0 85 92 -1 3 1 931 923 4 6 1 225 222 2 10 1 70 -53 |  |
| 6 4 0 275 273 3 11 0 272 280 1 3 1 167 -162 6 6 1 59 58 4 10 1 80 -66 |  |
| 8 4 0 149 143 5 11 0 302 -284 3 3 1 401 390 8 6 1 219 209 6 10 1 197 -188 |  |
| 10 4 0 461 -457 7 11 0 347 360 5 3 1 1509 1535 10 6 1 205 206 -7 11 1 217 -220 |  |
| 12 4 0 196 195 0 12 0 409 392 7 3 1 150 -159 -11 7 1 121 -122 -5 11 1 206 -216 |  |
| 1 5 0 978 -977 2 12 0 240 -252 9 3 1 459 458 -9 7 1 297 -298 -3 11 1 65 -72 |  |
| 3 5 0 710 -720 -11 1 1 268 -267 11 3 1 139 140 -7 7 1 39 33 -1 11 1 78 -87 |  |
| 5 5 0 94 108 -9 1 1 31 -29 -12 4 1 303 295 -5 7 1 848 -861 1 11 1 306 -314 |  |
| 7 5 0 1124-1139 -7 1 1 371 -379 -10 4 1 303 -298 -3 7 1 72 78 3 11 1 141 -149 |  |
| 9 5 0 148 -138 -5 1 1 163 159 -8 4 1 139 -139 -1 7 1 429 -437 -4 12 1 163 141 |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| 2 12 1 438 414 10 2 2 105 -98 -10 6 2 115 106 3 9 2 64 -57 -4 2 3 259 -264 |  |
| -14 0 2 583 -580 -13 3 2 183 -183 -8 6 2 54 49 5 9 2 153 151 -2 2 3 1236-1245 |  |
| -12 0 2 103 94 -11 3 2 49 -40 -6 6 2 597 590 7 9 2 197 -186 0 2 3 104 -98 |  |
| -10 0 2 736 -733 -9 3 2 147 -143 -4 6 2 100 89 -8 10 2 155 -158 2 2 3 760 -766 |  |
| -8 0 2 345 -348 -7 3 2 284 -278 -2 6 2 644 -657 -6 10 2 252 -258 4 2 3 49 51 |  |
| -6 0 2 1040-1053 -5 3 2 326 -322 0 6 2 1006 1015 -4 10 2 484 -484 6 2 3 649 -646 |  |
| -4 0 2 1128-1144 -3 3 2 98 91 2 6 2 44 -23 -2 10 2 135 -135 8 2 3 350 -343 |  |
| 0 0 2 1566-1533 -1 3 2 591 -582 4 6 2 258 248 0 10 2 567 -574 10 2 3 53 -58 |  |
| 2 0 2 970 -964 1 3 2 452 -442 6 6 2 132 -130 2 10 2 34 -41 -11 3 3 369 -366 |  |
| 4 0 2 1163-1183 3 3 2 55 51 8 6 2 158 154 4 10 2 639 -635 -9 3 3 797 -804 |  |
| 6 0 2 41 43 5 3 2 298 -297 10 6 2 258 255 6 10 2 131 -136 -7 3 3 237 246 |  |
| 8 0 2 447 -464 7 3 2 242 -238 -9 7 2 180 -178 -7 11 2 441 -450 -5 3 3 743 -758 |  |
| 10 0 2 803 -816 9 3 2 136 -136 -7 7 2 174 177 -5 11 2 201 177 -3 3 3 303 -294 |  |
| -13 1 2 190 -189 -12 4 2 249 -248 -5 7 2 311 -312 -3 11 2 223 -232 -1 3 3 1217-1217 |  |
| -11 1 2 34 26 -10 4 2 227 227 -3 7 2 130 132 -1 11 2 107 87 1 3 3 295 -284 |  |
| -9 1 2 259 269 -6 4 2 145 150 -1 7 2 364 -360 1 11 2 173 -189 3 3 3 31 -22 |  |
| -7 1 2 993-1011 -4 4 2 60 60 1 7 2 59 -56 3 11 2 272 -279 5 3 3 828 -832 |  |
| -5 1 2 324 324 -2 4 2 248 -236 3 7 2 210 216 5 11 2 221 207 7 3 3 125 -125 |  |
| -3 1 2 66 62 0 4 2 635 638 5 7 2 357 -348 -2 12 2 352 370 9 3 3 536 -531 |  |
| 1 1 2 685 -682 2 4 2 441 -438 9 7 2 163 -163 0 12 2 248 -229 -12 4 3 143 -139 |  |
| 3 1 2 281 -289 4 4 2 343 354 -10 8 2 162 158 -13 1 3 69 73 -10 4 3 200 206 |  |
| 5 1 2 387 382 6 4 2 41 25 -8 8 2 179 186 -11 1 3 98 100 -8 4 3 187 -192 |  |
| 7 1 2 534 -535 8 4 2 83 -82 -6 8 2 132 134 -9 1 3 82 82 -6 4 3 373 375 |  |
| 9 1 2 240 246 10 4 2 108 91 -4 8 2 157 160 -7 1 3 422 423 -4 4 3 310 306 |  |
| 11 1 2 241 -244 -13 5 2 231 224 -2 8 2 245 247 -5 1 3 268 -266 -2 4 3 458 -470 |  |
| -12 2 2 327 334 -11 5 2 364 371 0 8 2 225 227 -3 1 3 676 676 0 4 3 434 441 |  |
| -10 2 2 254 -251 -9 5 2 180 174 2 8 2 93 97 -1 1 3 120 117 2 4 3 38 -45 |  |
| -8 2 2 289 284 -7 5 2 949 955 4 8 2 232 234 1 1 3 47 40 4 4 3 409 409 |  |
| -6 2 2 522 517 -5 5 2 125 103 6 8 2 223 222 3 1 3 344 346 6 4 3 146 -145 |  |
| -4 2 2 199 -192 -3 5 2 1061 1070 8 8 2 61 62 5 1 3 148 140 8 4 3 76 68 |  |
| -2 2 2 201 204 -1 5 2 153 152 -9 9 2 130 134 7 1 3 288 296 10 4 3 199 207 |  |
| 0 2 2 606 608 1 5 2 714 707 -7 9 2 257 -247 9 1 3 160 -154 -11 5 3 66 -70 |  |
| 2 2 2 478 469 3 5 2 1110 1119 -5 9 2 156 164 -12 2 3 556 -547 -9 5 3 79 74 |  |
| 4 2 2 355 -363 7 5 2 584 587 -3 9 2 102 -102 -10 2 3 95 -84 -7 5 3 55 57 |  |
| 6 2 2 391 394 9 5 2 144 152 -1 9 2 53 58 -8 2 3 680 -682 -5 5 3 338 -343 |  |
| 8 2 2 343 340 -12 6 2 239 -233 1 9 2 90 -77 -6 2 3 105 -102 -3 5 3 212 212 |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| -1 5 3 55 42 3 9 3 327 -330 -4 2 4 340 -340 -8 6 4 337 335 -1 1 5 64 -64 |  |
| 1 5 3 255 -263 5 9 3 327 319 -2 2 4 223 -225 -6 6 4 354 -351 1 1 5 160 -166 |  |
| 5 5 3 112 105 -4 10 3 49 40 0 2 4 172 177 -4 6 4 493 -485 3 1 5 106 -104 |  |
| 9 5 3 208 -210 -2 10 3 147 137 2 2 4 550 -558 -2 6 4 291 297 5 1 5 118 -115 |  |
| -10 6 3 235 -229 0 10 3 40 -47 4 2 4 49 -52 0 6 4 217 -212 7 1 5 312 -324 |  |
| -8 6 3 122 -120 2 10 3 223 209 8 2 4 155 -158 2 6 4 61 57 -12 2 5 404 403 |  |
| -6 6 3 150 -145 4 10 3 126 -144 -11 3 4 191 186 4 6 4 573 -570 -10 2 5 38 -38 |  |
| -4 6 3 183 -175 -3 11 3 158 164 -9 3 4 243 245 6 6 4 236 233 -8 2 5 655 658 |  |
| -2 6 3 161 -159 -1 11 3 132 150 -7 3 4 56 -52 -9 7 4 285 279 -6 2 5 181 175 |  |
| 0 6 3 335 -332 1 11 3 154 155 -5 3 4 284 275 -7 7 4 194 -196 -4 2 5 201 196 |  |
| 2 6 3 58 60 -12 0 4 152 161 -3 3 4 279 279 -5 7 4 208 205 -2 2 5 518 513 |  |
| 4 6 3 356 -353 -10 0 4 471 464 -1 3 4 162 157 -3 7 4 66 -70 0 2 5 154 149 |  |
| 6 6 3 123 -124 -6 0 4 1099 1112 1 3 4 86 87 -1 7 4 280 271 2 2 5 754 752 |  |
| 8 6 3 73 -68 -4 0 4 813 811 3 3 4 294 295 5 7 4 169 163 4 2 5 135 -132 |  |
| -11 7 3 137 130 -2 0 4 59 -59 5 3 4 204 199 -10 8 4 193 -197 6 2 5 356 358 |  |
| -9 7 3 409 410 0 0 4 1066 1073 9 3 4 225 229 -8 8 4 163 -168 -11 3 5 121 120 |  |
| -7 7 3 41 -23 2 0 4 245 236 -12 4 4 248 250 -6 8 4 42 -45 -9 3 5 658 668 |  |
| -5 7 3 567 570 4 0 4 913 916 -10 4 4 369 -373 -4 8 4 188 -187 -7 3 5 153 154 |  |
| -3 7 3 32 -24 6 0 4 210 214 -8 4 4 163 160 -2 8 4 259 -259 -5 3 5 485 483 |  |
| -1 7 3 596 598 8 0 4 338 339 -4 4 4 233 -235 0 8 4 121 -117 -3 3 5 153 -155 |  |
| 1 7 3 262 266 -13 1 4 153 147 -2 4 4 32 11 2 8 4 71 -73 -1 3 5 928 931 |  |
| 3 7 3 101 95 -11 1 4 153 150 0 4 4 154 -154 4 8 4 237 -238 1 3 5 293 296 |  |
| 5 7 3 452 450 -9 1 4 158 -150 2 4 4 331 326 -7 9 4 98 92 3 3 5 110 109 |  |
| -8 8 3 392 388 -7 1 4 300 300 4 4 4 455 -449 -5 9 4 126 -134 5 3 5 437 432 |  |
| -6 8 3 176 170 -5 1 4 116 -121 6 4 4 103 104 -3 9 4 232 218 -10 4 5 280 -272 |  |
| -4 8 3 232 230 -3 1 4 776 787 8 4 4 76 69 -1 9 4 149 -151 -8 4 5 186 186 |  |
| -2 8 3 639 641 -1 1 4 487 -485 -11 5 4 234 -230 3 9 4 103 92 -6 4 5 158 -159 |  |
| 2 8 3 690 684 1 1 4 48 40 -7 5 4 866 -868 -6 10 4 355 351 -4 4 5 203 -196 |  |
| 4 8 3 144 -135 3 1 4 488 496 -5 5 4 153 -150 -4 10 4 305 304 -2 4 5 39 -9 |  |
| 6 8 3 423 423 5 1 4 83 -86 -3 5 4 813 -808 -2 10 4 163 166 0 4 5 222 -225 |  |
| -9 9 3 344 340 7 1 4 147 144 -1 5 4 146 -137 0 10 4 523 522 2 4 5 244 253 |  |
| -7 9 3 395 -394 9 1 4 189 -182 1 5 4 576 -566 -11 1 5 54 -52 4 4 5 426 -424 |  |
| -5 9 3 39 -23 -12 2 4 270 -271 3 5 4 540 -540 -9 1 5 41 -47 -9 5 5 68 67 |  |
| -3 9 3 141 -139 -10 2 4 80 -81 5 5 4 217 -220 -7 1 5 331 -331 -7 5 5 77 -68 |  |
| -1 9 3 397 392 -8 2 4 112 -120 7 5 4 601 -595 -5 1 5 163 161 -5 5 5 117 115 |  |
| 1 9 3 293 -295 -6 2 4 42 -33 -10 6 4 315 -308 -3 1 5 423 -425 -1 5 5 39 42 |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| 3 5 5 74 71 -2 8 5 477 -486 -1 1 6 77 76 -8 4 6 76 -78 -5 7 6 214 -210 |  |
| 5 5 5 43 42 0 8 5 80 -84 1 1 6 144 -139 -6 4 6 197 193 -3 7 6 233 225 |  |
| -10 6 5 184 190 2 8 5 488 -484 3 1 6 62 62 -4 4 6 123 -125 -1 7 6 242 -236 |  |
| -8 6 5 46 -48 -3 9 5 407 409 -10 2 6 103 -99 0 4 6 349 343 -7 1 7 239 245 |  |
| -6 6 5 250 246 -1 9 5 214 -205 -8 2 6 217 214 2 4 6 309 -309 -5 1 7 111 -102 |  |
| -4 6 5 197 197 -10 0 6 793 -787 -6 2 6 144 149 -9 5 6 190 194 -3 1 7 260 260 |  |
| 0 6 5 254 256 -8 0 6 201 192 -4 2 6 88 93 -7 5 6 352 349 -1 1 7 77 81 |  |
| 2 6 5 100 97 -6 0 6 409 -415 -2 2 6 108 110 -5 5 6 55 57 1 1 7 200 214 |  |
| 4 6 5 201 198 -4 0 6 725 -729 0 2 6 78 77 -3 5 6 856 846 -8 2 7 485 -492 |  |
| -9 7 5 200 -196 -2 0 6 358 -361 2 2 6 300 295 -1 5 6 57 53 -6 2 7 128 -133 |  |
| -5 7 5 609 -614 0 0 6 395 -398 -9 3 6 87 -87 1 5 6 310 310 -4 2 7 251 -253 |  |
| -3 7 5 116 112 2 0 6 61 -64 -7 3 6 199 -197 3 5 6 356 368 -2 2 7 251 -250 |  |
| -1 7 5 311 -312 4 0 6 790 -799 -5 3 6 179 -181 -8 6 6 292 -287 -7 3 7 225 -233 |  |
| 1 7 5 289 -281 -9 1 6 107 106 -3 3 6 41 28 -6 6 6 217 215 -5 3 7 566 -565 |  |
| 3 7 5 248 -241 -7 1 6 308 -302 -1 3 6 277 -274 -4 6 6 185 184 -3 3 7 214 207 |  |
| -8 8 5 574 -586 -5 1 6 225 223 1 3 6 178 -176 0 6 6 227 223 -1 3 7 442 -439 |  |
| -6 8 5 53 -48 -3 1 6 382 -384 3 3 6 42 -48 2 6 6 238 -240 -4 4 7 81 80 |  |
| -4 8 5 104 -97 |  |
| OBSERVED AND CALCULATED STRUCTURE FACTORS FOR THE SAMPLE - ORDERING 750°C 60 MINUTES |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| 2 0 0 136 143 11 5 0 409 -403 -1 1 1 59 -62 -4 4 1 73 -64 3 7 1 64 -54 |  |
| 4 0 0 143 145 0 6 0 1089-1093 1 1 1 131 -135 -2 4 1 242 249 5 7 1 490 -492 |  |
| 6 0 0 894 887 2 6 0 239 250 3 1 1 758 -763 0 4 1 888 -899 7 7 1 84 -82 |  |
| 8 0 0 774 793 4 6 0 203 -196 5 1 1 50 51 2 4 1 251 253 9 7 1 496 -496 |  |
| 10 0 0 597 592 8 6 0 193 -190 7 1 1 304 -304 4 4 1 356 -352 -8 8 1 392 -398 |  |
| 12 0 0 103 -91 10 6 0 406 -401 9 1 1 59 53 6 4 1 62 68 -6 8 1 225 -224 |  |
| 1 1 0 58 49 12 6 0 318 313 11 1 1 339 -339 10 4 1 332 -331 -4 8 1 217 -212 |  |
| 3 1 0 839 822 3 7 0 100 95 -12 2 1 691 690 -11 5 1 114 -116 -2 8 1 985 -997 |  |
| 5 1 0 605 -606 5 7 0 453 451 -8 2 1 391 386 -9 5 1 81 86 0 8 1 213 220 |  |
| 7 1 0 448 458 7 7 0 293 -290 -6 2 1 476 486 -7 5 1 60 56 2 8 1 577 -579 |  |
| 11 1 0 295 293 9 7 0 203 201 -4 2 1 681 676 -5 5 1 75 80 4 8 1 211 -213 |  |
| 13 1 0 140 -142 2 8 0 246 -253 -2 2 1 1405 1365 -3 5 1 188 -175 6 8 1 578 -569 |  |
| 0 2 0 241 237 4 8 0 372 -373 0 2 1 400 -378 -1 5 1 277 284 8 8 1 209 -201 |  |
| 2 2 0 661 -650 6 8 0 52 -44 2 2 1 1097 1093 1 5 1 82 85 -9 9 1 65 -58 |  |
| 4 2 0 230 -227 8 8 0 64 -67 4 2 1 311 301 3 5 1 218 -213 -7 9 1 555 559 |  |
| 6 2 0 178 -182 10 8 0 275 -275 6 2 1 721 732 5 5 1 180 181 -5 9 1 433 -431 |  |
| 8 2 0 230 -225 1 9 0 42 -47 8 2 1 437 427 7 5 1 44 28 -3 9 1 76 79 |  |
| 12 2 0 185 -183 3 9 0 194 194 10 2 1 60 -52 9 5 1 50 52 -1 9 1 72 72 |  |
| 1 3 0 100 89 5 9 0 181 -186 12 2 1 471 471 11 5 1 73 -74 1 9 1 170 169 |  |
| 3 3 0 610 611 7 9 0 157 151 -13 3 1 223 228 -10 6 1 211 211 3 9 1 148 151 |  |
| 5 3 0 379 378 9 9 0 83 -82 -11 3 1 314 311 -6 6 1 264 260 5 9 1 347 -336 |  |
| 7 3 0 92 -93 0 10 0 715 726 -9 3 1 716 727 -4 6 1 347 345 7 9 1 342 334 |  |
| 9 3 0 301 300 2 10 0 67 68 -7 3 1 423 -437 -2 6 1 109 -122 -8 10 1 126 -116 |  |
| 11 3 0 171 176 4 10 0 521 523 -5 3 1 1152 1165 0 6 1 475 475 -6 10 1 36 31 |  |
| 0 4 0 41 -37 6 10 0 215 225 -3 3 1 1003 998 2 6 1 205 191 -2 10 1 366 -353 |  |
| 2 4 0 175 168 8 10 0 183 187 -1 3 1 924 917 4 6 1 222 222 0 10 1 173 178 |  |
| 4 4 0 640 -651 1 11 0 82 94 1 3 1 169 -168 6 6 1 55 56 2 10 1 67 -53 |  |
| 6 4 0 277 275 3 11 0 269 279 3 3 1 395 384 8 6 1 218 212 4 10 1 87 -67 |  |
| 8 4 0 151 141 5 11 0 295 -280 5 3 1 1511 1532 10 6 1 210 206 6 10 1 196 -186 |  |
| 10 4 0 462 -456 7 11 0 348 360 7 3 1 149 -157 -11 7 1 117 -123 -7 11 1 214 -218 |  |
| 12 4 0 194 193 0 12 0 410 389 9 3 1 459 456 -9 7 1 293 -298 -5 11 1 204 -213 |  |
| 1 5 0 977 -972 2 12 0 237 -248 11 3 1 134 140 -7 7 1 39 34 -3 11 1 61 -72 |  |
| 3 5 0 703 -717 -11 1 1 260 -269 -12 4 1 300 295 -5 7 1 846 -858 -1 11 1 80 -86 |  |
| 5 5 0 94 109 -7 1 1 372 -379 -10 4 1 300 -297 -3 7 1 77 76 1 11 1 302 -309 |  |
| 7 5 0 1132-1137 -5 1 1 158 157 -8 4 1 168 -142 -1 7 1 428 -434 3 11 1 137 -147 |  |
| 9 5 0 145 -139 -3 1 1 853 -854 -6 4 1 90 -85 1 7 1 580 -593 -4 12 1 163 139 |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| -2 12 1 288 263 8 2 2 343 340 -10 6 2 113 103 1 9 2 91 -77 -6 2 3 106 -102 |  |
| 2 12 1 429 409 10 2 2 104 -98 -8 6 2 61 52 3 9 2 61 -58 -4 2 3 260 -257 |  |
| -14 0 2 579 -579 -13 3 2 181 -187 -6 6 2 593 587 5 9 2 150 150 -2 2 3 1235-1240 |  |
| -12 0 2 100 92 -11 3 2 48 -39 -4 6 2 102 89 7 9 2 196 -184 0 2 3 106 -96 |  |
| -10 0 2 730 -731 -9 3 2 143 -143 -2 6 2 644 -656 -8 10 2 156 -159 2 2 3 752 -762 |  |
| -8 0 2 344 -348 -7 3 2 281 -278 0 6 2 1001 1009 -6 10 2 253 -258 4 2 3 57 54 |  |
| -6 0 2 1050-1046 -5 3 2 323 -321 2 6 2 48 -23 -4 10 2 479 -481 6 2 3 651 -645 |  |
| -4 0 2 1139-1139 -3 3 2 99 90 4 6 2 254 249 -2 10 2 128 -131 8 2 3 344 -344 |  |
| -2 0 2 364 344 -1 3 2 581 -581 6 6 2 135 -131 0 10 2 568 -572 10 2 3 58 -60 |  |
| 0 0 2 1523-1523 1 3 2 451 -441 8 6 2 156 153 2 10 2 36 -42 -13 3 3 40 -26 |  |
| 2 0 2 960 -959 3 3 2 54 50 10 6 2 259 256 4 10 2 635 -630 -11 3 3 365 -366 |  |
| 4 0 2 1162-1180 5 3 2 301 -296 -11 7 2 37 -39 6 10 2 137 -135 -9 3 3 796 -802 |  |
| 6 0 2 47 46 7 3 2 242 -239 -9 7 2 181 -176 -7 11 2 442 -448 -7 3 3 236 248 |  |
| 8 0 2 451 -463 9 3 2 139 -137 -7 7 2 172 178 -5 11 2 192 173 -5 3 3 739 -752 |  |
| 10 0 2 820 -817 -12 4 2 247 -246 -5 7 2 310 -311 -3 11 2 221 -233 -3 3 3 298 -291 |  |
| -13 1 2 190 -190 -10 4 2 224 224 -3 7 2 123 129 -1 11 2 102 86 -1 3 3 1205-1211 |  |
| -9 1 2 254 271 -6 4 2 143 148 -1 7 2 363 -357 1 11 2 175 -189 1 3 3 289 -282 |  |
| -7 1 2 995-1011 -2 4 2 249 -238 1 7 2 62 -55 3 11 2 277 -281 5 3 3 831 -828 |  |
| -5 1 2 320 326 0 4 2 630 635 3 7 2 208 215 5 11 2 224 204 7 3 3 124 -127 |  |
| -3 1 2 90 68 2 4 2 436 -438 5 7 2 349 -347 -2 12 2 350 365 9 3 3 532 -531 |  |
| 1 1 2 685 -678 4 4 2 340 353 9 7 2 166 -162 0 12 2 248 -228 -12 4 3 143 -137 |  |
| 3 1 2 282 -288 8 4 2 79 -80 -10 8 2 162 158 -13 1 3 68 71 -10 4 3 204 204 |  |
| 5 1 2 379 384 10 4 2 100 89 -8 8 2 182 185 -11 1 3 95 101 -8 4 3 190 -191 |  |
| 7 1 2 530 -533 -13 5 2 230 222 -6 8 2 131 134 -9 1 3 83 82 -6 4 3 371 374 |  |
| 9 1 2 244 245 -11 5 2 368 374 -4 8 2 155 158 -7 1 3 421 422 -4 4 3 308 307 |  |
| 11 1 2 250 -244 -9 5 2 172 173 -2 8 2 246 246 -5 1 3 264 -267 -2 4 3 461 -471 |  |
| -12 2 2 325 333 -7 5 2 947 952 0 8 2 223 226 -3 1 3 668 674 0 4 3 430 440 |  |
| -10 2 2 254 -253 -5 5 2 124 103 2 8 2 92 97 -1 1 3 120 118 2 4 3 40 -44 |  |
| -8 2 2 289 284 -3 5 2 1052 1063 4 8 2 230 230 1 1 3 47 39 4 4 3 404 408 |  |
| -6 2 2 520 518 -1 5 2 152 149 6 8 2 225 222 3 1 3 342 345 6 4 3 145 -145 |  |
| -4 2 2 197 -193 1 5 2 712 702 8 8 2 60 62 5 1 3 140 140 8 4 3 74 67 |  |
| -2 2 2 203 203 3 5 2 1101 1115 -9 9 2 126 133 7 1 3 289 296 10 4 3 202 207 |  |
| 0 2 2 604 606 5 5 2 32 12 -7 9 2 254 -247 9 1 3 165 -155 -11 5 3 68 -72 |  |
| 2 2 2 473 469 7 5 2 582 585 -5 9 2 157 163 -12 2 3 552 -545 -9 5 3 87 76 |  |
| 4 2 2 358 -362 9 5 2 145 153 -3 9 2 106 -101 -10 2 3 87 -86 -7 5 3 63 57 |  |
| 6 2 2 394 393 -12 6 2 237 -231 -1 9 2 52 59 -8 2 3 673 -679 -5 5 3 333 -343 |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| -3 5 3 215 211 5 9 3 324 317 -4 2 4 345 -339 -6 6 4 346 -348 3 1 5 104 -102 |  |
| -1 5 3 56 44 -4 10 3 50 40 -2 2 4 221 -224 -4 6 4 495 -486 5 1 5 114 -114 |  |
| 1 5 3 254 -262 -2 10 3 147 138 0 2 4 171 178 -2 6 4 292 297 7 1 5 314 -323 |  |
| 5 5 3 107 103 0 10 3 43 -48 2 2 4 546 -555 0 6 4 215 -211 -12 2 5 407 401 |  |
| 9 5 3 212 -209 2 10 3 219 206 4 2 4 56 -52 2 6 4 64 57 -10 2 5 44 -36 |  |
| -10 6 3 229 -226 4 10 3 122 -141 8 2 4 156 -157 4 6 4 570 -569 -8 2 5 655 652 |  |
| -8 6 3 124 -122 -3 11 3 156 163 -11 3 4 188 187 6 6 4 231 230 -6 2 5 178 176 |  |
| -6 6 3 145 -144 -1 11 3 141 147 -9 3 4 244 246 -9 7 4 279 277 -4 2 5 202 191 |  |
| -4 6 3 182 -174 1 11 3 155 153 -7 3 4 59 -55 -7 7 4 190 -196 -2 2 5 508 509 |  |
| -2 6 3 159 -157 3 11 3 132 137 -5 3 4 283 274 -5 7 4 207 203 0 2 5 148 147 |  |
| 0 6 3 332 -331 -12 0 4 157 165 -3 3 4 276 278 -3 7 4 64 -69 2 2 5 749 749 |  |
| 2 6 3 53 60 -10 0 4 463 456 -1 3 4 161 157 -1 7 4 276 269 4 2 5 137 -133 |  |
| 4 6 3 353 -352 -6 0 4 1086 1106 1 3 4 88 86 5 7 4 170 163 6 2 5 356 355 |  |
| 6 6 3 123 -122 -4 0 4 817 808 3 3 4 289 294 -8 8 4 164 -166 -11 3 5 117 116 |  |
| 8 6 3 72 -69 -2 0 4 76 -65 5 3 4 201 198 -6 8 4 48 -46 -9 3 5 660 668 |  |
| -11 7 3 138 128 0 0 4 1052 1064 9 3 4 225 229 -4 8 4 181 -184 -7 3 5 151 154 |  |
| -9 7 3 410 411 2 0 4 245 233 -12 4 4 244 248 -2 8 4 259 -255 -5 3 5 479 477 |  |
| -5 7 3 557 565 4 0 4 907 914 -10 4 4 368 -372 0 8 4 116 -117 -3 3 5 156 -158 |  |
| -1 7 3 591 595 6 0 4 209 213 -8 4 4 161 157 2 8 4 71 -73 -1 3 5 922 925 |  |
| 1 7 3 258 265 8 0 4 342 337 -4 4 4 232 -235 4 8 4 241 -234 1 3 5 292 297 |  |
| 3 7 3 94 94 -13 1 4 151 143 0 4 4 152 -155 -7 9 4 98 93 3 3 5 111 106 |  |
| 5 7 3 450 447 -11 1 4 154 153 2 4 4 327 326 -5 9 4 120 -131 5 3 5 430 428 |  |
| -10 8 3 37 45 -9 1 4 156 -150 4 4 4 453 -448 -3 9 4 216 216 -10 4 5 277 -268 |  |
| -8 8 3 388 385 -7 1 4 297 297 6 4 4 99 103 -1 9 4 149 -150 -8 4 5 189 184 |  |
| -6 8 3 171 171 -5 1 4 112 -121 8 4 4 74 68 3 9 4 100 90 -6 4 5 153 -156 |  |
| -4 8 3 233 226 -3 1 4 780 784 -11 5 4 231 -232 -6 10 4 345 346 -4 4 5 201 -195 |  |
| -2 8 3 637 639 -1 1 4 476 -484 -7 5 4 868 -863 -4 10 4 302 304 0 4 5 221 -223 |  |
| 2 8 3 686 681 1 1 4 39 37 -5 5 4 154 -149 -2 10 4 156 163 2 4 5 247 253 |  |
| 4 8 3 143 -135 3 1 4 490 495 -3 5 4 805 -804 0 10 4 522 516 4 4 5 423 -422 |  |
| 6 8 3 418 422 5 1 4 83 -85 -1 5 4 140 -134 -11 1 5 55 -52 -9 5 5 68 67 |  |
| -9 9 3 346 340 7 1 4 145 143 1 5 4 563 -560 -9 1 5 48 -45 -7 5 5 73 -67 |  |
| -7 9 3 393 -390 9 1 4 186 -182 3 5 4 537 -539 -7 1 5 333 -329 -5 5 5 112 114 |  |
| -3 9 3 142 -137 -12 2 4 271 -269 5 5 4 224 -220 -5 1 5 162 162 -1 5 5 42 42 |  |
| -1 9 3 397 390 -10 2 4 82 -83 7 5 4 594 -593 -3 1 5 420 -421 3 5 5 68 70 |  |
| 1 9 3 293 -289 -8 2 4 110 -117 -10 6 4 316 -305 -1 1 5 64 -64 -10 6 5 184 187 |  |
| 3 9 3 325 -329 -6 2 4 40 -32 -8 6 4 336 333 1 1 5 159 -163 -8 6 5 56 -49 |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| -6 6 5 248 243 -5 9 5 128 -119 3 1 6 66 61 0 4 6 343 342 -7 1 7 236 243 |  |
| -4 6 5 195 196 -3 9 5 404 404 -10 2 6 106 -100 2 4 6 308 -306 -5 1 7 115 -104 |  |
| 0 6 5 254 253 -1 9 5 211 -205 -8 2 6 215 210 -9 5 6 190 192 -3 1 7 255 255 |  |
| 2 6 5 98 95 -10 0 6 773 -783 -6 2 6 145 148 -7 5 6 346 344 -1 1 7 82 79 |  |
| 4 6 5 195 196 -8 0 6 197 193 -4 2 6 87 91 -5 5 6 52 54 1 1 7 195 210 |  |
| -9 7 5 197 -196 -6 0 6 409 -405 -2 2 6 104 108 -3 5 6 840 840 -8 2 7 481 -486 |  |
| -5 7 5 612 -610 -4 0 6 725 -726 0 2 6 74 74 -1 5 6 61 53 -6 2 7 125 -134 |  |
| -3 7 5 121 112 -2 0 6 350 -357 2 2 6 292 292 1 5 6 304 305 -4 2 7 256 -249 |  |
| -1 7 5 311 -309 0 0 6 396 -393 -9 3 6 88 -85 3 5 6 356 363 -2 2 7 248 -247 |  |
| 1 7 5 282 -279 2 0 6 59 -59 -7 3 6 198 -196 -8 6 6 288 -284 0 2 7 46 -43 |  |
| 3 7 5 245 -240 4 0 6 787 -795 -5 3 6 175 -179 -6 6 6 216 211 -7 3 7 226 -231 |  |
| -8 8 5 576 -583 -9 1 6 106 108 -1 3 6 272 -271 -4 6 6 184 186 -5 3 7 566 -561 |  |
| -6 8 5 53 -51 -7 1 6 304 -301 1 3 6 174 -173 0 6 6 227 221 -3 3 7 208 208 |  |
| -4 8 5 103 -93 -5 1 6 222 221 3 3 6 52 -48 2 6 6 229 -239 -1 3 7 440 -431 |  |
| -2 8 5 476 -481 -3 1 6 389 -382 -8 4 6 78 -74 -5 7 6 212 -205 -6 4 7 149 144 |  |
| 0 8 5 76 -85 -1 1 6 80 75 -6 4 6 197 192 -3 7 6 231 223 -4 4 7 78 80 |  |
| 2 8 5 484 -483 1 1 6 138 -137 -4 4 6 129 -123 -1 7 6 239 -233 |  |
| OBSERVED AND CALCULATED STRUCTURE FACTORS FOR THE SAMPLE - ORDERING 750°C 90 MINUTES |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| 2 0 0 138 144 11 5 0 402 -391 -3 1 1 846 -852 -6 4 1 90 -87 5 7 1 483 -489 |  |
| 4 0 0 142 145 0 6 0 1096-1097 -1 1 1 64 -63 -2 4 1 242 249 7 7 1 83 -82 |  |
| 6 0 0 894 885 2 6 0 241 249 1 1 1 130 -136 0 4 1 893 -897 9 7 1 487 -489 |  |
| 8 0 0 770 782 4 6 0 204 -195 3 1 1 755 -761 2 4 1 261 256 -8 8 1 392 -396 |  |
| 10 0 0 597 581 8 6 0 187 -187 5 1 1 68 53 4 4 1 354 -349 -6 8 1 224 -222 |  |
| 12 0 0 106 -90 10 6 0 407 -398 7 1 1 302 -303 6 4 1 64 65 -4 8 1 217 -215 |  |
| 1 1 0 55 49 12 6 0 311 306 9 1 1 55 51 10 4 1 323 -325 -2 8 1 991-1000 |  |
| 3 1 0 836 821 3 7 0 99 94 11 1 1 323 -330 -11 5 1 112 -113 0 8 1 214 221 |  |
| 5 1 0 603 -601 5 7 0 454 449 -12 2 1 679 676 -9 5 1 84 85 2 8 1 576 -578 |  |
| 7 1 0 448 454 7 7 0 287 -291 -8 2 1 387 384 -7 5 1 73 55 4 8 1 213 -216 |  |
| 11 1 0 293 286 9 7 0 203 199 -6 2 1 478 481 -5 5 1 78 80 6 8 1 576 -568 |  |
| 13 1 0 138 -137 2 8 0 246 -254 -4 2 1 674 677 -3 5 1 187 -177 8 8 1 205 -199 |  |
| 0 2 0 240 236 4 8 0 372 -374 -2 2 1 1377 1355 -1 5 1 283 285 -9 9 1 61 -57 |  |
| 2 2 0 658 -649 6 8 0 48 -45 0 2 1 404 -378 1 5 1 78 86 -7 9 1 559 558 |  |
| 4 2 0 230 -228 8 8 0 61 -64 2 2 1 1091 1089 3 5 1 215 -213 -5 9 1 430 -433 |  |
| 6 2 0 174 -179 10 8 0 273 -272 4 2 1 312 301 5 5 1 175 182 -3 9 1 72 77 |  |
| 8 2 0 228 -222 1 9 0 44 -48 6 2 1 714 725 7 5 1 41 26 -1 9 1 81 71 |  |
| 12 2 0 187 -181 3 9 0 191 193 8 2 1 430 423 9 5 1 55 49 1 9 1 174 170 |  |
| 1 3 0 100 89 5 9 0 181 -185 10 2 1 61 -53 11 5 1 70 -69 3 9 1 143 150 |  |
| 3 3 0 608 611 7 9 0 154 150 12 2 1 437 460 -10 6 1 210 208 5 9 1 347 -337 |  |
| 5 3 0 374 377 9 9 0 81 -83 -13 3 1 220 218 -6 6 1 264 260 7 9 1 336 332 |  |
| 7 3 0 90 -94 0 10 0 724 729 -11 3 1 311 306 -4 6 1 346 346 -8 10 1 130 -120 |  |
| 9 3 0 295 297 2 10 0 68 69 -9 3 1 716 720 -2 6 1 110 -123 -2 10 1 369 -356 |  |
| 11 3 0 172 173 4 10 0 520 523 -7 3 1 425 -434 0 6 1 477 477 0 10 1 169 179 |  |
| 0 4 0 39 -36 6 10 0 218 223 -5 3 1 1131 1159 2 6 1 207 193 2 10 1 69 -53 |  |
| 2 4 0 175 168 8 10 0 183 185 -3 3 1 992 996 4 6 1 223 221 4 10 1 79 -69 |  |
| 4 4 0 641 -648 1 11 0 86 97 -1 3 1 933 919 6 6 1 53 55 6 10 1 191 -185 |  |
| 6 4 0 275 274 3 11 0 272 280 1 3 1 170 -167 8 6 1 217 211 -7 11 1 217 -218 |  |
| 8 4 0 150 141 5 11 0 299 -282 3 3 1 394 385 10 6 1 203 202 -5 11 1 203 -215 |  |
| 10 4 0 454 -451 7 11 0 345 361 5 3 1 1496 1521 -11 7 1 118 -122 -3 11 1 57 -71 |  |
| 12 4 0 194 191 0 12 0 410 395 7 3 1 147 -156 -9 7 1 300 -292 -1 11 1 77 -87 |  |
| 1 5 0 985 -972 2 12 0 237 -249 9 3 1 446 450 -7 7 1 48 36 1 11 1 309 -314 |  |
| 3 5 0 706 -716 -11 1 1 263 -262 11 3 1 134 140 -5 7 1 845 -858 3 11 1 133 -148 |  |
| 5 5 0 100 111 -9 1 1 31 -30 -12 4 1 296 291 -3 7 1 71 77 5 11 1 46 27 |  |
| 7 5 0 1128-1128 -7 1 1 374 -377 -10 4 1 296 -293 -1 7 1 430 -434 -2 12 1 294 264 |  |
| 9 5 0 148 -138 -5 1 1 159 158 -8 4 1 144 -137 1 7 1 583 -594 2 12 1 431 411 |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| -14 0 2 558 -562 -11 3 2 45 -37 -6 6 2 598 589 7 9 2 190 -182 2 2 3 755 -761 |  |
| -12 0 2 97 90 -9 3 2 143 -143 -4 6 2 103 89 -8 10 2 156 -158 4 2 3 48 52 |  |
| -10 0 2 717 -723 -7 3 2 283 -277 -2 6 2 643 -656 -6 10 2 251 -260 6 2 3 636 -640 |  |
| -8 0 2 336 -339 -5 3 2 325 -319 0 6 2 1004 1011 -4 10 2 485 -481 8 2 3 342 -339 |  |
| -6 0 2 1037-1046 -3 3 2 95 88 2 6 2 30 -21 -2 10 2 131 -131 10 2 3 54 -58 |  |
| -4 0 2 1124-1136 -1 3 2 591 -583 4 6 2 255 249 0 10 2 575 -575 -11 3 3 362 -361 |  |
| -2 0 2 359 342 1 3 2 445 -440 6 6 2 126 -127 4 10 2 620 -630 -9 3 3 791 -795 |  |
| 0 0 2 1538-1514 3 3 2 54 50 8 6 2 147 152 6 10 2 133 -134 -7 3 3 231 245 |  |
| 2 0 2 963 -958 5 3 2 297 -295 -11 7 2 41 -38 -7 11 2 440 -451 -5 3 3 735 -751 |  |
| 4 0 2 1162-1176 7 3 2 234 -238 -9 7 2 183 -176 -5 11 2 190 175 -3 3 3 298 -290 |  |
| 6 0 2 44 44 9 3 2 133 -134 -7 7 2 177 177 -3 11 2 219 -234 -1 3 3 1208-1212 |  |
| 8 0 2 446 -455 -12 4 2 248 -244 -5 7 2 310 -309 -1 11 2 105 86 1 3 3 289 -285 |  |
| -13 1 2 186 -189 -10 4 2 222 221 -3 7 2 124 130 1 11 2 174 -192 3 3 3 35 -20 |  |
| -9 1 2 257 267 -6 4 2 142 146 -1 7 2 366 -359 3 11 2 273 -284 5 3 3 822 -823 |  |
| -7 1 2 990-1003 -4 4 2 52 56 1 7 2 55 -54 5 11 2 222 204 7 3 3 125 -127 |  |
| -5 1 2 322 326 -2 4 2 242 -237 3 7 2 206 216 -2 12 2 357 370 9 3 3 523 -525 |  |
| -3 1 2 66 63 0 4 2 632 635 5 7 2 347 -347 0 12 2 254 -232 -12 4 3 137 -134 |  |
| 1 1 2 685 -678 2 4 2 434 -438 9 7 2 145 -158 -13 1 3 73 72 -10 4 3 209 205 |  |
| 3 1 2 285 -286 4 4 2 342 350 -10 8 2 160 158 -11 1 3 93 98 -8 4 3 188 -194 |  |
| 5 1 2 378 381 8 4 2 80 -78 -8 8 2 180 184 -9 1 3 85 83 -6 4 3 370 375 |  |
| 7 1 2 527 -531 10 4 2 87 86 -6 8 2 135 133 -7 1 3 415 422 -4 4 3 310 307 |  |
| 9 1 2 236 242 -13 5 2 226 218 -4 8 2 155 158 -5 1 3 261 -266 -2 4 3 460 -470 |  |
| 11 1 2 215 -236 -11 5 2 363 364 -2 8 2 245 249 -3 1 3 669 675 0 4 3 440 440 |  |
| -12 2 2 323 327 -9 5 2 169 171 0 8 2 225 227 -1 1 3 126 120 2 4 3 33 -43 |  |
| -10 2 2 257 -250 -7 5 2 938 948 2 8 2 92 96 1 1 3 48 43 4 4 3 401 405 |  |
| -8 2 2 286 284 -5 5 2 123 103 4 8 2 227 230 3 1 3 344 345 6 4 3 148 -144 |  |
| -6 2 2 520 514 -3 5 2 1051 1062 6 8 2 227 222 5 1 3 144 139 8 4 3 71 67 |  |
| -4 2 2 193 -190 -1 5 2 156 149 8 8 2 58 61 7 1 3 290 293 10 4 3 203 203 |  |
| -2 2 2 214 204 1 5 2 713 705 -9 9 2 130 133 9 1 3 162 -150 -11 5 3 70 -72 |  |
| 0 2 2 606 605 3 5 2 1099 1114 -7 9 2 259 -246 -12 2 3 544 -536 -9 5 3 85 77 |  |
| 2 2 2 469 468 5 5 2 32 12 -5 9 2 155 164 -10 2 3 93 -82 -7 5 3 69 57 |  |
| 4 2 2 353 -359 7 5 2 562 578 -3 9 2 100 -101 -8 2 3 674 -677 -5 5 3 335 -344 |  |
| 6 2 2 386 391 9 5 2 129 152 -1 9 2 53 61 -6 2 3 103 -99 -3 5 3 211 211 |  |
| 8 2 2 331 335 -12 6 2 234 -228 1 9 2 91 -77 -4 2 3 254 -259 -1 5 3 60 45 |  |
| 10 2 2 95 -100 -10 6 2 112 104 3 9 2 61 -57 -2 2 3 1239-1237 1 5 3 252 -262 |  |
| -13 3 2 174 -182 -8 6 2 51 49 5 9 2 154 150 0 2 3 102 -97 5 5 3 108 102 |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| 9 5 3 205 -205 4 10 3 121 -141 8 2 4 156 -154 4 6 4 571 -568 -6 2 5 173 173 |  |
| -10 6 3 231 -225 -3 11 3 154 164 -11 3 4 185 184 6 6 4 230 227 -4 2 5 193 195 |  |
| -8 6 3 125 -121 -1 11 3 136 148 -9 3 4 244 243 -9 7 4 282 273 -2 2 5 503 510 |  |
| -6 6 3 150 -145 1 11 3 153 155 -7 3 4 52 -51 -7 7 4 188 -192 0 2 5 151 149 |  |
| -4 6 3 179 -176 3 11 3 128 138 -5 3 4 283 276 -5 7 4 210 205 2 2 5 755 749 |  |
| -2 6 3 162 -159 -12 0 4 154 160 -3 3 4 277 277 -3 7 4 74 -72 4 2 5 134 -130 |  |
| 0 6 3 336 -332 -10 0 4 456 458 -1 3 4 163 159 -1 7 4 283 271 6 2 5 351 353 |  |
| 2 6 3 57 59 -6 0 4 1078 1103 1 3 4 90 88 5 7 4 173 162 -11 3 5 121 116 |  |
| 4 6 3 355 -354 -4 0 4 797 809 3 3 4 293 296 -8 8 4 163 -166 -9 3 5 657 661 |  |
| 6 6 3 116 -123 -2 0 4 60 -58 5 3 4 200 197 -6 8 4 44 -49 -7 3 5 153 156 |  |
| 8 6 3 73 -67 0 0 4 1047 1065 9 3 4 222 227 -4 8 4 184 -184 -5 3 5 484 481 |  |
| -11 7 3 135 127 2 0 4 245 233 -12 4 4 248 245 -2 8 4 263 -256 -3 3 5 159 -158 |  |
| -9 7 3 408 406 4 0 4 909 910 -10 4 4 366 -366 0 8 4 117 -120 -1 3 5 921 928 |  |
| -5 7 3 559 565 6 0 4 216 217 -8 4 4 164 159 2 8 4 81 -75 1 3 5 292 298 |  |
| -1 7 3 599 598 8 0 4 346 334 -4 4 4 227 -232 4 8 4 239 -234 3 3 5 114 110 |  |
| 1 7 3 260 263 -13 1 4 150 144 0 4 4 152 -154 -7 9 4 102 91 5 3 5 429 428 |  |
| 3 7 3 95 94 -11 1 4 153 148 2 4 4 327 324 -5 9 4 127 -131 -10 4 5 273 -270 |  |
| 5 7 3 450 447 -9 1 4 151 -150 4 4 4 455 -445 -3 9 4 223 216 -8 4 5 188 185 |  |
| -8 8 3 389 385 -7 1 4 293 296 6 4 4 101 106 -1 9 4 155 -153 -6 4 5 155 -159 |  |
| -6 8 3 164 167 -5 1 4 113 -121 8 4 4 74 67 3 9 4 102 90 -4 4 5 200 -195 |  |
| -4 8 3 247 230 -3 1 4 774 783 -11 5 4 230 -225 -6 10 4 352 348 0 4 5 222 -225 |  |
| -2 8 3 633 642 -1 1 4 480 -486 -7 5 4 868 -861 -4 10 4 300 305 2 4 5 250 251 |  |
| 2 8 3 681 683 1 1 4 42 39 -5 5 4 156 -149 -2 10 4 162 166 4 4 5 429 -421 |  |
| 4 8 3 147 -134 3 1 4 491 494 -3 5 4 810 -808 0 10 4 526 518 -9 5 5 64 65 |  |
| 6 8 3 418 420 5 1 4 82 -85 -1 5 4 142 -136 -11 1 5 46 -50 -7 5 5 75 -68 |  |
| -9 9 3 344 339 7 1 4 145 140 1 5 4 570 -562 -9 1 5 42 -47 -5 5 5 114 115 |  |
| -7 9 3 390 -390 9 1 4 182 -176 3 5 4 533 -538 -7 1 5 327 -331 -3 5 5 38 -35 |  |
| -3 9 3 140 -138 -12 2 4 271 -268 5 5 4 222 -221 -5 1 5 162 159 3 5 5 78 68 |  |
| -1 9 3 403 395 -10 2 4 79 -81 7 5 4 588 -589 -3 1 5 422 -424 5 5 5 47 46 |  |
| 1 9 3 295 -291 -8 2 4 114 -118 -10 6 4 315 -305 -1 1 5 69 -65 -10 6 5 184 189 |  |
| 3 9 3 321 -330 -6 2 4 46 -33 -8 6 4 336 337 1 1 5 161 -168 -8 6 5 50 -48 |  |
| 5 9 3 325 319 -4 2 4 344 -341 -6 6 4 352 -352 3 1 5 109 -105 -6 6 5 249 244 |  |
| -4 10 3 53 40 -2 2 4 225 -225 -4 6 4 486 -486 5 1 5 115 -113 -4 6 5 200 199 |  |
| -2 10 3 151 138 0 2 4 171 177 -2 6 4 290 297 7 1 5 313 -319 0 6 5 258 254 |  |
| 0 10 3 48 -48 2 2 4 549 -554 0 6 4 213 -212 -12 2 5 403 395 2 6 5 104 98 |  |
| 2 10 3 216 208 4 2 4 54 -54 2 6 4 59 56 -8 2 5 656 653 4 6 5 200 197 |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| -9 7 5 196 -195 -6 0 6 403 -412 -4 2 6 93 95 2 4 6 306 -306 -7 1 7 231 245 |  |
| -5 7 5 610 -610 -4 0 6 718 -725 -2 2 6 109 113 -9 5 6 194 190 -5 1 7 108 -99 |  |
| -3 7 5 120 112 -2 0 6 357 -363 0 2 6 76 78 -7 5 6 348 347 -3 1 7 254 260 |  |
| -1 7 5 315 -312 0 0 6 396 -398 2 2 6 301 292 -5 5 6 54 57 -1 1 7 84 81 |  |
| 1 7 5 281 -279 2 0 6 63 -63 -9 3 6 86 -88 -3 5 6 855 843 1 1 7 204 214 |  |
| 3 7 5 244 -240 4 0 6 787 -792 -7 3 6 200 -196 -1 5 6 60 55 -8 2 7 479 -488 |  |
| -8 8 5 574 -584 -9 1 6 101 104 -5 3 6 180 -181 1 5 6 313 310 -6 2 7 127 -133 |  |
| -6 8 5 44 -49 -7 1 6 300 -297 -3 3 6 36 26 3 5 6 358 366 -4 2 7 251 -253 |  |
| -4 8 5 108 -97 -5 1 6 232 224 -1 3 6 276 -274 -8 6 6 283 -286 -2 2 7 254 -249 |  |
| -2 8 5 487 -484 -3 1 6 393 -384 1 3 6 180 -175 -6 6 6 214 210 -7 3 7 227 -233 |  |
| 0 8 5 77 -87 -1 1 6 75 76 3 3 6 52 -50 -4 6 6 190 184 -5 3 7 561 -565 |  |
| 2 8 5 495 -484 1 1 6 141 -138 -8 4 6 84 -78 0 6 6 240 222 -3 3 7 212 205 |  |
| -3 9 5 410 409 3 1 6 69 62 -6 4 6 192 191 2 6 6 229 -240 -1 3 7 441 -435 |  |
| -1 9 5 217 -206 -10 2 6 98 -95 -4 4 6 125 -125 -5 7 6 208 -208 -6 4 7 150 148 |  |
| -10 0 6 786 -780 -8 2 6 219 213 -2 4 6 40 -18 -3 7 6 229 223 -4 4 7 80 81 |  |
| -8 0 6 196 193 -6 2 6 143 146 0 4 6 341 339 -1 7 6 237 -236 |  |
| OBSERVED AND CALCULATED STRUCTURE FACTORS FOR THE SAMPLE - ORDERING 750°C 500 MINUTES |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| 2 0 0 139 144 11 5 0 406 -397 -3 1 1 855 -856 -6 4 1 95 -88 1 7 1 586 -593 |  |
| 4 0 0 144 145 0 6 0 1083-1097 -1 1 1 62 -64 -4 4 1 72 -65 3 7 1 65 -50 |  |
| 6 0 0 893 884 2 6 0 242 251 1 1 1 133 -137 -2 4 1 242 250 5 7 1 485 -492 |  |
| 8 0 0 765 786 4 6 0 201 -195 3 1 1 759 -763 0 4 1 897 -897 7 7 1 83 -80 |  |
| 10 0 0 600 590 8 6 0 187 -188 5 1 1 51 50 2 4 1 252 254 9 7 1 490 -493 |  |
| 12 0 0 104 -94 10 6 0 401 -401 7 1 1 301 -306 4 4 1 355 -352 -8 8 1 396 -394 |  |
| 1 1 0 55 48 12 6 0 318 313 9 1 1 60 52 6 4 1 59 66 -6 8 1 225 -224 |  |
| 3 1 0 837 822 3 7 0 106 97 11 1 1 339 -336 10 4 1 329 -330 -4 8 1 219 -215 |  |
| 5 1 0 607 -605 5 7 0 453 450 -12 2 1 690 686 -11 5 1 115 -114 -2 8 1 999-1000 |  |
| 7 1 0 446 457 7 7 0 289 -291 -8 2 1 388 384 -9 5 1 84 85 0 8 1 212 226 |  |
| 11 1 0 294 288 9 7 0 205 204 -6 2 1 471 482 -7 5 1 52 54 2 8 1 577 -578 |  |
| 13 1 0 139 -140 2 8 0 248 -254 -4 2 1 673 676 -5 5 1 75 78 4 8 1 209 -215 |  |
| 0 2 0 239 235 4 8 0 369 -374 -2 2 1 1383 1361 -3 5 1 187 -177 6 8 1 574 -571 |  |
| 2 2 0 660 -652 6 8 0 49 -45 0 2 1 402 -381 -1 5 1 277 283 8 8 1 207 -199 |  |
| 4 2 0 230 -229 8 8 0 65 -66 2 2 1 1098 1088 1 5 1 73 83 -9 9 1 62 -57 |  |
| 6 2 0 176 -181 10 8 0 274 -273 4 2 1 309 299 3 5 1 219 -212 -7 9 1 560 564 |  |
| 8 2 0 230 -225 1 9 0 53 -51 6 2 1 715 729 5 5 1 176 180 -5 9 1 434 -433 |  |
| 12 2 0 187 -184 3 9 0 204 195 8 2 1 433 424 7 5 1 34 25 -3 9 1 72 80 |  |
| 1 3 0 100 90 5 9 0 178 -186 10 2 1 67 -58 9 5 1 50 51 1 9 1 170 172 |  |
| 3 3 0 609 610 7 9 0 159 150 12 2 1 467 466 11 5 1 72 -72 3 9 1 148 154 |  |
| 5 3 0 377 376 9 9 0 85 -88 -13 3 1 225 224 -10 6 1 211 213 5 9 1 346 -338 |  |
| 7 3 0 90 -93 0 10 0 718 733 -11 3 1 312 308 -6 6 1 263 261 7 9 1 338 335 |  |
| 9 3 0 297 300 2 10 0 67 67 -9 3 1 718 723 -4 6 1 351 349 -8 10 1 134 -120 |  |
| 11 3 0 172 173 4 10 0 522 524 -7 3 1 424 -437 -2 6 1 107 -123 -6 10 1 63 35 |  |
| 0 4 0 38 -35 6 10 0 220 223 -5 3 1 1151 1165 0 6 1 478 478 -2 10 1 367 -356 |  |
| 2 4 0 177 172 8 10 0 186 185 -3 3 1 998 997 2 6 1 207 190 0 10 1 173 179 |  |
| 4 4 0 634 -648 1 11 0 82 96 -1 3 1 933 918 4 6 1 225 223 2 10 1 71 -53 |  |
| 6 4 0 278 276 3 11 0 268 280 1 3 1 170 -169 6 6 1 54 59 4 10 1 84 -68 |  |
| 8 4 0 149 144 5 11 0 301 -289 3 3 1 395 383 8 6 1 218 210 6 10 1 192 -183 |  |
| 10 4 0 457 -453 7 11 0 351 362 5 3 1 1485 1529 10 6 1 208 203 -7 11 1 218 -221 |  |
| 12 4 0 194 195 0 12 0 417 394 7 3 1 151 -158 -11 7 1 116 -120 -5 11 1 206 -214 |  |
| 1 5 0 982 -973 2 12 0 239 -252 9 3 1 448 453 -9 7 1 309 -296 -3 11 1 54 -74 |  |
| 3 5 0 704 -716 -11 1 1 268 -268 11 3 1 132 138 -7 7 1 40 38 -1 11 1 84 -88 |  |
| 5 5 0 129 116 -9 1 1 32 -30 -12 4 1 297 292 -5 7 1 837 -860 1 11 1 309 -313 |  |
| 7 5 0 1129-1134 -7 1 1 374 -381 -10 4 1 302 -297 -3 7 1 80 80 3 11 1 140 -150 |  |
| 9 5 0 149 -140 -5 1 1 155 156 -8 4 1 155 -138 -1 7 1 429 -433 -4 12 1 154 137 |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| -2 12 1 297 266 8 2 2 342 338 -8 6 2 53 49 5 9 2 154 153 0 2 3 101 -94 |  |
| 2 12 1 436 414 10 2 2 101 -97 -6 6 2 590 588 7 9 2 194 -186 2 2 3 753 -761 |  |
| -14 0 2 573 -573 -13 3 2 180 -183 -4 6 2 105 89 -8 10 2 159 -158 4 2 3 49 54 |  |
| -12 0 2 99 95 -11 3 2 42 -37 -2 6 2 646 -658 -6 10 2 253 -259 6 2 3 640 -640 |  |
| -10 0 2 726 -728 -9 3 2 148 -144 0 6 2 999 1011 -4 10 2 478 -482 8 2 3 343 -342 |  |
| -8 0 2 344 -343 -7 3 2 282 -278 2 6 2 31 -22 -2 10 2 134 -129 10 2 3 58 -57 |  |
| -6 0 2 1050-1047 -5 3 2 326 -320 4 6 2 258 249 0 10 2 573 -576 -11 3 3 361 -364 |  |
| -4 0 2 1131-1137 -3 3 2 95 91 6 6 2 135 -131 4 10 2 632 -634 -9 3 3 793 -799 |  |
| -2 0 2 364 344 -1 3 2 588 -582 8 6 2 159 151 6 10 2 133 -134 -7 3 3 236 247 |  |
| 0 0 2 1540-1520 1 3 2 448 -441 10 6 2 258 255 -7 11 2 444 -455 -5 3 3 741 -753 |  |
| 2 0 2 958 -960 3 3 2 50 50 -9 7 2 181 -180 -5 11 2 192 180 -3 3 3 301 -290 |  |
| 4 0 2 1155-1178 5 3 2 300 -296 -7 7 2 168 175 -3 11 2 217 -232 -1 3 3 1212-1213 |  |
| 6 0 2 48 47 7 3 2 239 -237 -5 7 2 312 -310 -1 11 2 105 89 1 3 3 286 -285 |  |
| 8 0 2 453 -457 9 3 2 136 -136 -3 7 2 125 131 1 11 2 181 -192 5 3 3 825 -825 |  |
| 10 0 2 815 -812 -12 4 2 248 -249 -1 7 2 367 -361 3 11 2 274 -285 7 3 3 124 -128 |  |
| -13 1 2 185 -188 -10 4 2 224 224 1 7 2 62 -56 5 11 2 220 210 9 3 3 517 -528 |  |
| -9 1 2 258 270 -6 4 2 144 145 3 7 2 208 214 -2 12 2 358 372 -12 4 3 140 -136 |  |
| -7 1 2 989-1005 -4 4 2 54 57 5 7 2 351 -347 0 12 2 247 -229 -10 4 3 208 208 |  |
| -5 1 2 320 327 -2 4 2 247 -240 9 7 2 166 -164 -13 1 3 72 74 -8 4 3 188 -194 |  |
| -3 1 2 64 64 0 4 2 630 634 -10 8 2 164 158 -11 1 3 95 101 -6 4 3 373 375 |  |
| 1 1 2 680 -676 2 4 2 444 -441 -8 8 2 182 184 -9 1 3 84 83 -4 4 3 312 307 |  |
| 3 1 2 281 -286 4 4 2 337 350 -6 8 2 132 135 -7 1 3 419 424 -2 4 3 462 -468 |  |
| 5 1 2 377 382 8 4 2 81 -82 -4 8 2 153 159 -5 1 3 257 -265 0 4 3 433 441 |  |
| 7 1 2 533 -531 10 4 2 95 88 -2 8 2 249 248 -3 1 3 676 677 2 4 3 36 -44 |  |
| 9 1 2 245 245 -13 5 2 227 220 0 8 2 220 226 -1 1 3 132 121 4 4 3 402 406 |  |
| 11 1 2 244 -241 -11 5 2 370 366 2 8 2 93 98 1 1 3 46 41 6 4 3 144 -142 |  |
| -12 2 2 329 332 -9 5 2 174 172 4 8 2 227 230 3 1 3 345 346 8 4 3 71 68 |  |
| -10 2 2 253 -249 -7 5 2 950 954 6 8 2 225 222 5 1 3 143 141 10 4 3 198 204 |  |
| -8 2 2 289 286 -3 5 2 1060 1061 8 8 2 64 63 7 1 3 285 296 -11 5 3 74 -70 |  |
| -6 2 2 521 516 -1 5 2 156 147 -9 9 2 134 136 9 1 3 160 -151 -9 5 3 84 76 |  |
| -4 2 2 194 -189 1 5 2 714 703 -7 9 2 254 -246 -12 2 3 548 -543 -7 5 3 57 56 |  |
| -2 2 2 205 206 3 5 2 1105 1117 -5 9 2 161 166 -10 2 3 92 -82 -5 5 3 335 -341 |  |
| 0 2 2 605 608 7 5 2 583 579 -3 9 2 98 -102 -8 2 3 673 -676 -3 5 3 215 213 |  |
| 2 2 2 470 469 9 5 2 147 151 -1 9 2 67 62 -6 2 3 106 -98 -1 5 3 56 44 |  |
| 4 2 2 356 -359 -12 6 2 242 -234 1 9 2 85 -75 -4 2 3 254 -259 1 5 3 253 -261 |  |
| 6 2 2 395 393 -10 6 2 118 106 3 9 2 62 -57 -2 2 3 1245-1238 5 5 3 108 105 |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| 9 5 3 206 -206 4 10 3 129 -143 -11 3 4 186 184 6 6 4 233 229 -6 2 5 176 173 |  |
| -10 6 3 239 -230 -3 11 3 154 166 -9 3 4 240 244 -9 7 4 280 275 -4 2 5 193 193 |  |
| -8 6 3 122 -120 -1 11 3 138 150 -7 3 4 64 -52 -7 7 4 194 -190 -2 2 5 510 509 |  |
| -6 6 3 150 -143 1 11 3 150 155 -5 3 4 286 276 -5 7 4 207 205 0 2 5 149 148 |  |
| -4 6 3 182 -179 -12 0 4 148 159 -3 3 4 278 277 -3 7 4 69 -72 2 2 5 750 747 |  |
| -2 6 3 162 -159 -10 0 4 462 461 -1 3 4 164 157 -1 7 4 280 272 4 2 5 132 -132 |  |
| 0 6 3 335 -332 -6 0 4 1089 1103 1 3 4 93 87 5 7 4 171 163 6 2 5 348 353 |  |
| 2 6 3 50 60 -4 0 4 816 808 3 3 4 286 295 -8 8 4 165 -166 -11 3 5 117 118 |  |
| 4 6 3 362 -354 -2 0 4 61 -59 5 3 4 203 198 -6 8 4 46 -47 -9 3 5 662 664 |  |
| 6 6 3 121 -124 0 0 4 1056 1063 9 3 4 217 228 -4 8 4 185 -184 -7 3 5 150 154 |  |
| 8 6 3 74 -68 2 0 4 242 232 -12 4 4 246 250 -2 8 4 258 -259 -5 3 5 487 481 |  |
| -11 7 3 133 128 4 0 4 899 912 -10 4 4 366 -369 0 8 4 120 -117 -3 3 5 157 -156 |  |
| -9 7 3 409 408 6 0 4 219 215 -8 4 4 162 160 2 8 4 81 -73 -1 3 5 920 925 |  |
| -5 7 3 568 568 8 0 4 341 332 -4 4 4 231 -231 4 8 4 238 -236 1 3 5 289 297 |  |
| -1 7 3 590 595 -13 1 4 147 145 0 4 4 150 -154 -7 9 4 103 92 3 3 5 112 110 |  |
| 1 7 3 262 263 -11 1 4 149 149 2 4 4 328 326 -5 9 4 130 -136 5 3 5 434 427 |  |
| 3 7 3 91 93 -9 1 4 154 -151 4 4 4 449 -444 -3 9 4 221 218 -10 4 5 278 -273 |  |
| 5 7 3 448 447 -7 1 4 293 297 6 4 4 105 105 -1 9 4 151 -152 -8 4 5 188 185 |  |
| -8 8 3 389 385 -5 1 4 113 -122 8 4 4 68 69 3 9 4 100 89 -6 4 5 162 -157 |  |
| -6 8 3 168 166 -3 1 4 775 782 -11 5 4 225 -226 -6 10 4 352 350 -4 4 5 201 -196 |  |
| -4 8 3 229 229 -1 1 4 477 -485 -7 5 4 854 -865 -4 10 4 302 306 0 4 5 223 -223 |  |
| -2 8 3 636 643 1 1 4 44 38 -5 5 4 156 -148 -2 10 4 161 162 2 4 5 252 250 |  |
| 2 8 3 687 681 3 1 4 493 493 -3 5 4 812 -805 0 10 4 525 520 4 4 5 423 -421 |  |
| 4 8 3 142 -139 5 1 4 77 -86 -1 5 4 140 -134 -11 1 5 53 -52 -9 5 5 67 64 |  |
| 6 8 3 421 424 7 1 4 143 141 1 5 4 569 -560 -9 1 5 47 -48 -7 5 5 72 -68 |  |
| -9 9 3 348 339 9 1 4 187 -180 3 5 4 538 -539 -7 1 5 332 -332 -5 5 5 114 115 |  |
| -7 9 3 394 -395 -12 2 4 269 -270 5 5 4 220 -220 -5 1 5 159 160 -1 5 5 42 40 |  |
| -3 9 3 138 -140 -10 2 4 81 -80 7 5 4 592 -589 -3 1 5 423 -423 3 5 5 73 71 |  |
| -1 9 3 398 393 -8 2 4 114 -120 -10 6 4 315 -306 -1 1 5 61 -67 5 5 5 40 43 |  |
| 1 9 3 289 -293 -6 2 4 43 -35 -8 6 4 333 336 1 1 5 162 -167 -10 6 5 185 191 |  |
| 3 9 3 327 -331 -4 2 4 346 -341 -6 6 4 351 -351 3 1 5 104 -104 -8 6 5 48 -47 |  |
| 5 9 3 328 317 -2 2 4 222 -223 -4 6 4 491 -485 5 1 5 115 -114 -6 6 5 252 243 |  |
| -4 10 3 52 38 0 2 4 167 176 -2 6 4 291 297 7 1 5 309 -322 -4 6 5 199 197 |  |
| -2 10 3 153 137 2 2 4 547 -556 0 6 4 215 -210 -12 2 5 397 399 0 6 5 257 257 |  |
| 0 10 3 42 -47 4 2 4 54 -54 2 6 4 67 57 -10 2 5 48 -38 2 6 5 98 96 |  |
| 2 10 3 218 207 8 2 4 157 -157 4 6 4 570 -569 -8 2 5 650 652 4 6 5 196 195 |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| -9 7 5 199 -197 -6 0 6 408 -411 -4 2 6 91 96 -9 5 6 196 189 -5 1 7 110 -100 |  |
| -5 7 5 615 -610 -4 0 6 723 -724 -2 2 6 106 111 -7 5 6 350 348 -3 1 7 257 257 |  |
| -3 7 5 118 114 -2 0 6 355 -359 0 2 6 74 76 -5 5 6 50 56 -1 1 7 78 81 |  |
| -1 7 5 313 -310 0 0 6 394 -395 2 2 6 296 291 -3 5 6 841 840 1 1 7 202 213 |  |
| 1 7 5 281 -279 2 0 6 62 -63 -9 3 6 80 -88 -1 5 6 57 54 -8 2 7 481 -486 |  |
| 3 7 5 244 -237 4 0 6 779 -790 -7 3 6 196 -195 1 5 6 309 306 -6 2 7 127 -132 |  |
| -8 8 5 582 -584 -9 1 6 103 104 -5 3 6 180 -181 3 5 6 350 364 -4 2 7 254 -251 |  |
| -6 8 5 44 -47 -7 1 6 302 -298 -3 3 6 36 27 -8 6 6 289 -286 -2 2 7 247 -248 |  |
| -4 8 5 100 -96 -5 1 6 222 223 -1 3 6 276 -272 -6 6 6 217 211 0 2 7 46 -44 |  |
| -2 8 5 480 -484 -3 1 6 385 -382 1 3 6 175 -174 -4 6 6 184 184 -7 3 7 229 -232 |  |
| 0 8 5 76 -85 -1 1 6 76 74 3 3 6 57 -48 0 6 6 230 221 -5 3 7 565 -562 |  |
| 2 8 5 488 -484 1 1 6 142 -137 -8 4 6 77 -78 2 6 6 238 -239 -3 3 7 212 205 |  |
| -3 9 5 414 410 3 1 6 80 62 -6 4 6 195 190 -5 7 6 216 -209 -1 3 7 440 -434 |  |
| -1 9 5 211 -206 -10 2 6 101 -95 -4 4 6 126 -125 -3 7 6 229 222 -6 4 7 154 147 |  |
| -10 0 6 770 -780 -8 2 6 214 212 0 4 6 338 340 -1 7 6 240 -234 -4 4 7 78 78 |  |
| -8 0 6 196 192 -6 2 6 144 146 2 4 6 310 -307 -7 1 7 239 245 |  |
| OBSERVED AND CALCULATED STRUCTURE FACTORS FOR THE SAMPLE - ORDERING 750°C 1000 MINUTES |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| 2 0 0 135 144 11 5 0 400 -402 -1 1 1 64 -67 -4 4 1 84 -68 3 7 1 61 -52 |  |
| 4 0 0 147 148 0 6 0 1079-1098 1 1 1 137 -140 -2 4 1 240 248 5 7 1 483 -491 |  |
| 6 0 0 896 890 2 6 0 240 251 3 1 1 770 -768 0 4 1 892 -901 7 7 1 83 -80 |  |
| 8 0 0 780 790 4 6 0 201 -197 5 1 1 53 49 2 4 1 250 253 9 7 1 498 -496 |  |
| 10 0 0 605 593 8 6 0 189 -188 7 1 1 303 -308 4 4 1 359 -355 -8 8 1 393 -398 |  |
| 12 0 0 105 -94 10 6 0 406 -402 9 1 1 55 51 6 4 1 57 64 -6 8 1 227 -224 |  |
| 1 1 0 55 46 12 6 0 321 315 11 1 1 344 -341 10 4 1 333 -332 -4 8 1 217 -215 |  |
| 3 1 0 840 822 3 7 0 102 96 -12 2 1 690 691 -11 5 1 116 -115 -2 8 1 988-1000 |  |
| 5 1 0 607 -607 5 7 0 455 452 -8 2 1 392 388 -9 5 1 87 85 0 8 1 213 221 |  |
| 7 1 0 446 458 7 7 0 292 -291 -6 2 1 475 484 -7 5 1 55 53 2 8 1 576 -580 |  |
| 11 1 0 295 292 9 7 0 206 206 -4 2 1 681 676 -5 5 1 75 80 4 8 1 212 -214 |  |
| 13 1 0 142 -141 2 8 0 245 -252 -2 2 1 1399 1370 -3 5 1 193 -179 6 8 1 583 -572 |  |
| 0 2 0 238 232 4 8 0 373 -374 0 2 1 398 -380 -1 5 1 278 282 8 8 1 216 -202 |  |
| 2 2 0 666 -655 6 8 0 50 -43 2 2 1 1090 1093 1 5 1 81 85 -9 9 1 68 -61 |  |
| 4 2 0 233 -230 8 8 0 61 -64 4 2 1 309 300 3 5 1 223 -216 -7 9 1 564 561 |  |
| 6 2 0 180 -184 10 8 0 277 -275 6 2 1 718 731 5 5 1 175 180 -5 9 1 434 -433 |  |
| 8 2 0 229 -227 1 9 0 42 -50 8 2 1 436 426 9 5 1 50 51 -3 9 1 73 78 |  |
| 12 2 0 191 -187 3 9 0 194 192 10 2 1 60 -54 11 5 1 77 -74 -1 9 1 69 70 |  |
| 1 3 0 101 90 5 9 0 181 -187 12 2 1 478 473 -10 6 1 211 212 1 9 1 170 170 |  |
| 3 3 0 613 613 7 9 0 159 149 -13 3 1 221 224 -8 6 1 36 18 3 9 1 144 151 |  |
| 5 3 0 381 379 9 9 0 83 -86 -11 3 1 315 309 -6 6 1 265 262 5 9 1 346 -339 |  |
| 7 3 0 90 -92 0 10 0 728 727 -9 3 1 724 731 -4 6 1 347 347 7 9 1 347 338 |  |
| 9 3 0 297 301 2 10 0 65 67 -7 3 1 423 -438 -2 6 1 109 -120 -8 10 1 131 -118 |  |
| 11 3 0 174 176 4 10 0 521 523 -5 3 1 1154 1168 0 6 1 475 477 -2 10 1 365 -353 |  |
| 0 4 0 39 -33 6 10 0 219 223 -3 3 1 999 1000 2 6 1 207 193 0 10 1 179 180 |  |
| 2 4 0 177 172 8 10 0 185 185 -1 3 1 932 920 4 6 1 224 224 2 10 1 74 -54 |  |
| 4 4 0 641 -648 1 11 0 84 97 1 3 1 172 -167 6 6 1 63 58 4 10 1 81 -64 |  |
| 6 4 0 278 277 3 11 0 273 282 3 3 1 393 386 8 6 1 216 213 6 10 1 195 -183 |  |
| 8 4 0 152 144 5 11 0 301 -283 5 3 1 1514 1536 10 6 1 208 207 -7 11 1 215 -219 |  |
| 10 4 0 456 -455 7 11 0 346 364 7 3 1 147 -160 -11 7 1 114 -120 -5 11 1 202 -213 |  |
| 12 4 0 195 197 0 12 0 414 394 9 3 1 456 460 -9 7 1 294 -297 -3 11 1 60 -69 |  |
| 1 5 0 979 -974 2 12 0 240 -250 11 3 1 132 140 -7 7 1 47 37 -1 11 1 77 -87 |  |
| 3 5 0 703 -717 -11 1 1 263 -270 -12 4 1 301 294 -5 7 1 844 -858 1 11 1 307 -312 |  |
| 5 5 0 98 112 -7 1 1 374 -384 -10 4 1 298 -300 -3 7 1 77 79 3 11 1 137 -146 |  |
| 7 5 0 1129-1140 -5 1 1 154 155 -8 4 1 138 -138 -1 7 1 423 -433 5 11 1 48 26 |  |
| 9 5 0 143 -138 -3 1 1 863 -859 -6 4 1 93 -88 1 7 1 581 -591 -2 12 1 291 262 |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| 2 12 1 434 408 10 2 2 105 -98 -8 6 2 55 48 5 9 2 153 152 -2 2 3 1242-1243 |  |
| -14 0 2 583 -581 -13 3 2 180 -185 -6 6 2 594 589 7 9 2 197 -184 0 2 3 105 -97 |  |
| -12 0 2 104 93 -11 3 2 42 -39 -4 6 2 108 91 -8 10 2 155 -158 2 2 3 759 -764 |  |
| -10 0 2 735 -734 -9 3 2 144 -145 -2 6 2 635 -658 -6 10 2 251 -258 4 2 3 50 55 |  |
| -8 0 2 338 -343 -7 3 2 282 -278 0 6 2 1004 1013 -4 10 2 473 -480 6 2 3 649 -647 |  |
| -6 0 2 1042-1051 -5 3 2 325 -322 2 6 2 33 -22 -2 10 2 133 -130 8 2 3 347 -344 |  |
| -4 0 2 1138-1143 -3 3 2 97 88 4 6 2 254 250 0 10 2 569 -572 10 2 3 66 -59 |  |
| -2 0 2 366 342 -1 3 2 590 -583 6 6 2 143 -130 2 10 2 48 -40 -11 3 3 368 -363 |  |
| 0 0 2 1554-1531 1 3 2 453 -443 8 6 2 160 154 4 10 2 637 -633 -9 3 3 801 -804 |  |
| 2 0 2 960 -961 3 3 2 50 48 10 6 2 261 256 6 10 2 134 -133 -7 3 3 238 246 |  |
| 4 0 2 1167-1185 5 3 2 302 -297 -9 7 2 179 -180 -7 11 2 444 -454 -5 3 3 743 -755 |  |
| 8 0 2 450 -463 7 3 2 237 -241 -7 7 2 175 177 -5 11 2 198 174 -3 3 3 306 -290 |  |
| 10 0 2 814 -819 9 3 2 138 -139 -5 7 2 314 -313 -3 11 2 224 -235 -1 3 3 1210-1218 |  |
| -13 1 2 190 -190 -12 4 2 252 -250 -3 7 2 126 131 -1 11 2 106 86 1 3 3 287 -284 |  |
| -9 1 2 262 273 -10 4 2 224 224 -1 7 2 362 -360 1 11 2 176 -193 3 3 3 35 -19 |  |
| -7 1 2 994-1009 -6 4 2 139 146 1 7 2 60 -58 3 11 2 286 -285 5 3 3 827 -831 |  |
| -5 1 2 327 328 -4 4 2 52 57 3 7 2 208 213 5 11 2 227 206 7 3 3 122 -126 |  |
| -3 1 2 65 66 -2 4 2 250 -242 5 7 2 354 -350 -2 12 2 360 369 9 3 3 533 -535 |  |
| -1 1 2 24 6 0 4 2 623 632 9 7 2 167 -166 0 12 2 250 -231 -12 4 3 143 -138 |  |
| 1 1 2 681 -677 2 4 2 437 -440 -10 8 2 161 159 -13 1 3 78 75 -10 4 3 207 209 |  |
| 3 1 2 286 -286 4 4 2 342 351 -8 8 2 176 182 -11 1 3 105 102 -8 4 3 190 -193 |  |
| 5 1 2 383 386 8 4 2 81 -82 -6 8 2 134 133 -9 1 3 84 82 -6 4 3 372 376 |  |
| 7 1 2 527 -535 10 4 2 97 88 -4 8 2 154 159 -7 1 3 423 426 -4 4 3 314 309 |  |
| 9 1 2 249 249 -13 5 2 226 224 -2 8 2 238 246 -5 1 3 263 -263 -2 4 3 456 -468 |  |
| 11 1 2 252 -242 -11 5 2 367 372 0 8 2 223 225 -3 1 3 677 679 0 4 3 435 443 |  |
| -12 2 2 336 335 -9 5 2 175 171 2 8 2 96 95 -1 1 3 129 121 2 4 3 36 -43 |  |
| -10 2 2 251 -251 -7 5 2 946 956 4 8 2 227 231 1 1 3 51 44 4 4 3 410 411 |  |
| -8 2 2 293 288 -5 5 2 127 102 6 8 2 222 222 3 1 3 351 349 6 4 3 146 -143 |  |
| -6 2 2 521 518 -3 5 2 1061 1065 8 8 2 61 61 5 1 3 148 143 8 4 3 71 70 |  |
| -4 2 2 193 -188 -1 5 2 153 148 -9 9 2 135 136 7 1 3 297 299 10 4 3 214 209 |  |
| -2 2 2 208 207 1 5 2 711 705 -7 9 2 250 -246 9 1 3 169 -152 -11 5 3 68 -70 |  |
| 0 2 2 606 611 3 5 2 1105 1119 -5 9 2 162 165 -12 2 3 552 -547 -9 5 3 80 76 |  |
| 2 2 2 475 473 7 5 2 592 586 -3 9 2 100 -99 -10 2 3 95 -82 -7 5 3 62 58 |  |
| 4 2 2 357 -360 9 5 2 142 152 -1 9 2 56 62 -8 2 3 679 -681 -5 5 3 335 -342 |  |
| 6 2 2 398 397 -12 6 2 239 -233 1 9 2 85 -76 -6 2 3 112 -100 -3 5 3 216 214 |  |
| 8 2 2 348 343 -10 6 2 117 108 3 9 2 61 -55 -4 2 3 262 -258 -1 5 3 60 44 |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| 1 5 3 255 -261 -4 10 3 53 37 0 2 4 170 175 -2 6 4 286 296 7 1 5 318 -327 |  |
| 5 5 3 111 105 -2 10 3 149 137 2 2 4 553 -559 0 6 4 218 -212 -12 2 5 403 404 |  |
| 9 5 3 207 -209 0 10 3 46 -51 4 2 4 58 -55 2 6 4 59 58 -8 2 5 657 658 |  |
| -10 6 3 232 -229 2 10 3 220 207 8 2 4 158 -159 4 6 4 573 -573 -6 2 5 182 175 |  |
| -8 6 3 121 -121 4 10 3 126 -143 -11 3 4 190 185 6 6 4 239 231 -4 2 5 191 193 |  |
| -6 6 3 147 -145 -3 11 3 154 161 -9 3 4 245 246 -9 7 4 282 277 -2 2 5 515 511 |  |
| -4 6 3 183 -177 -1 11 3 134 146 -7 3 4 52 -51 -7 7 4 195 -194 0 2 5 151 150 |  |
| -2 6 3 163 -159 1 11 3 152 155 -5 3 4 280 275 -5 7 4 213 206 2 2 5 754 754 |  |
| 0 6 3 341 -333 -12 0 4 151 160 -3 3 4 280 279 -3 7 4 63 -71 4 2 5 139 -133 |  |
| 2 6 3 53 57 -10 0 4 468 466 -1 3 4 167 160 -1 7 4 281 273 6 2 5 357 358 |  |
| 4 6 3 363 -355 -6 0 4 1082 1108 1 3 4 87 87 5 7 4 175 166 -11 3 5 126 119 |  |
| 6 6 3 121 -125 -4 0 4 815 813 3 3 4 290 297 -8 8 4 168 -166 -9 3 5 670 668 |  |
| 8 6 3 78 -71 -2 0 4 60 -60 5 3 4 212 200 -6 8 4 45 -46 -7 3 5 156 155 |  |
| -11 7 3 130 128 0 0 4 1060 1068 9 3 4 226 232 -4 8 4 182 -183 -5 3 5 487 484 |  |
| -9 7 3 407 410 2 0 4 248 235 -12 4 4 252 250 -2 8 4 260 -256 -3 3 5 155 -158 |  |
| -7 7 3 44 -27 4 0 4 910 919 -10 4 4 366 -371 0 8 4 119 -118 -1 3 5 933 931 |  |
| -5 7 3 566 566 6 0 4 223 216 -8 4 4 164 161 2 8 4 67 -71 1 3 5 291 300 |  |
| -1 7 3 587 596 8 0 4 347 341 -4 4 4 236 -232 4 8 4 239 -236 3 3 5 111 111 |  |
| 1 7 3 260 264 -13 1 4 148 147 0 4 4 150 -152 -7 9 4 97 92 5 3 5 434 432 |  |
| 3 7 3 91 92 -11 1 4 154 151 2 4 4 333 329 -5 9 4 130 -134 -10 4 5 279 -274 |  |
| 5 7 3 446 447 -9 1 4 160 -152 4 4 4 457 -448 -3 9 4 222 216 -8 4 5 183 187 |  |
| -10 8 3 38 43 -7 1 4 307 298 6 4 4 109 107 -1 9 4 151 -153 -6 4 5 158 -159 |  |
| -8 8 3 390 389 -5 1 4 114 -123 8 4 4 74 70 3 9 4 102 89 -4 4 5 203 -197 |  |
| -6 8 3 172 169 -3 1 4 773 786 -11 5 4 229 -231 -6 10 4 352 348 0 4 5 218 -226 |  |
| -4 8 3 239 228 -1 1 4 486 -487 -7 5 4 863 -866 -4 10 4 304 305 2 4 5 250 252 |  |
| -2 8 3 641 644 1 1 4 44 37 -5 5 4 153 -150 -2 10 4 163 163 4 4 5 428 -426 |  |
| 2 8 3 688 683 3 1 4 498 495 -3 5 4 810 -810 0 10 4 525 518 -9 5 5 63 65 |  |
| 4 8 3 142 -136 5 1 4 94 -86 -1 5 4 139 -134 -11 1 5 52 -53 -7 5 5 76 -69 |  |
| 6 8 3 424 426 7 1 4 147 142 1 5 4 563 -563 -9 1 5 44 -47 -5 5 5 113 115 |  |
| -9 9 3 349 342 9 1 4 191 -185 3 5 4 542 -542 -7 1 5 338 -332 -3 5 5 39 -37 |  |
| -7 9 3 395 -392 -12 2 4 274 -272 5 5 4 223 -222 -5 1 5 161 160 -1 5 5 42 41 |  |
| -3 9 3 137 -139 -10 2 4 82 -81 7 5 4 604 -597 -3 1 5 425 -427 3 5 5 75 69 |  |
| -1 9 3 401 394 -8 2 4 114 -122 -10 6 4 314 -310 -1 1 5 62 -66 5 5 5 51 43 |  |
| 1 9 3 291 -290 -6 2 4 41 -34 -8 6 4 340 336 1 1 5 163 -167 -10 6 5 187 190 |  |
| 3 9 3 329 -330 -4 2 4 347 -340 -6 6 4 356 -351 3 1 5 102 -106 -8 6 5 51 -47 |  |
| 5 9 3 324 320 -2 2 4 229 -227 -4 6 4 496 -487 5 1 5 118 -118 -6 6 5 253 245 |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| -4 6 5 198 198 -1 9 5 213 -208 -8 2 6 220 214 2 4 6 308 -310 -7 1 7 237 245 |  |
| 0 6 5 257 256 -10 0 6 794 -788 -6 2 6 148 148 -9 5 6 194 193 -5 1 7 109 -102 |  |
| 2 6 5 100 98 -8 0 6 196 192 -4 2 6 87 95 -7 5 6 345 349 -3 1 7 266 261 |  |
| 4 6 5 199 199 -6 0 6 408 -412 -2 2 6 110 111 -5 5 6 53 55 -1 1 7 76 83 |  |
| -9 7 5 192 -198 -4 0 6 718 -728 0 2 6 83 77 -3 5 6 848 847 1 1 7 206 215 |  |
| -5 7 5 609 -611 -2 0 6 357 -365 2 2 6 298 297 -1 5 6 59 56 -8 2 7 490 -491 |  |
| -3 7 5 116 114 0 0 6 398 -399 -9 3 6 87 -88 1 5 6 307 309 -6 2 7 128 -135 |  |
| -1 7 5 312 -311 2 0 6 64 -62 -7 3 6 198 -196 3 5 6 350 367 -4 2 7 253 -254 |  |
| 1 7 5 284 -280 4 0 6 793 -802 -5 3 6 179 -182 -8 6 6 283 -287 -2 2 7 253 -248 |  |
| 3 7 5 240 -241 -9 1 6 105 105 -3 3 6 33 26 -6 6 6 230 213 0 2 7 50 -45 |  |
| -8 8 5 588 -587 -7 1 6 304 -299 -1 3 6 277 -274 -4 6 6 187 187 -7 3 7 228 -234 |  |
| -6 8 5 53 -51 -5 1 6 228 224 1 3 6 175 -176 0 6 6 231 223 -5 3 7 563 -568 |  |
| -4 8 5 102 -96 -3 1 6 388 -386 3 3 6 49 -51 2 6 6 230 -241 -3 3 7 217 207 |  |
| -2 8 5 483 -484 -1 1 6 80 77 -8 4 6 84 -80 -5 7 6 212 -210 -1 3 7 439 -437 |  |
| 0 8 5 79 -88 1 1 6 141 -138 -6 4 6 190 190 -3 7 6 229 224 -6 4 7 145 146 |  |
| 2 8 5 483 -488 3 1 6 67 63 -4 4 6 125 -124 -1 7 6 238 -235 -4 4 7 83 80 |  |
| -3 9 5 411 408 -10 2 6 103 -98 0 4 6 342 340 |  |
| OBSERVED AND CALCULATED STRUCTURE FACTORS FOR THE SAMPLE - ORDERING 750°C 2000 MINUTES |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| 2 0 0 138 149 11 5 0 404 -400 -7 1 1 376 -382 -8 4 1 137 -138 -1 7 1 421 -432 |  |
| 4 0 0 145 152 0 6 0 1080-1095 -5 1 1 158 155 -6 4 1 95 -89 1 7 1 574 -590 |  |
| 6 0 0 904 892 2 6 0 239 248 -3 1 1 865 -858 -4 4 1 75 -64 3 7 1 57 -52 |  |
| 8 0 0 786 790 4 6 0 200 -196 -1 1 1 62 -65 -2 4 1 240 248 5 7 1 477 -488 |  |
| 10 0 0 605 593 8 6 0 188 -188 1 1 1 134 -138 0 4 1 890 -899 7 7 1 82 -81 |  |
| 12 0 0 105 -92 10 6 0 402 -398 3 1 1 766 -766 2 4 1 250 252 9 7 1 493 -492 |  |
| 1 1 0 56 49 12 6 0 312 311 5 1 1 48 48 4 4 1 358 -352 -8 8 1 394 -397 |  |
| 3 1 0 845 823 1 7 0 38 -25 7 1 1 308 -308 6 4 1 56 65 -6 8 1 221 -222 |  |
| 5 1 0 609 -604 3 7 0 104 97 9 1 1 52 52 10 4 1 335 -331 -4 8 1 216 -214 |  |
| 7 1 0 457 460 5 7 0 455 451 11 1 1 339 -339 -11 5 1 110 -114 -2 8 1 987 -994 |  |
| 11 1 0 295 289 7 7 0 285 -289 -12 2 1 690 687 -9 5 1 83 84 0 8 1 210 217 |  |
| 13 1 0 141 -137 9 7 0 206 202 -8 2 1 390 391 -7 5 1 56 53 2 8 1 578 -577 |  |
| 0 2 0 238 233 2 8 0 243 -251 -6 2 1 474 483 -5 5 1 75 80 4 8 1 209 -214 |  |
| 2 2 0 663 -653 4 8 0 366 -371 -4 2 1 680 677 -3 5 1 184 -177 6 8 1 573 -565 |  |
| 4 2 0 231 -229 6 8 0 49 -44 -2 2 1 1394 1371 -1 5 1 274 281 8 8 1 213 -202 |  |
| 6 2 0 178 -184 8 8 0 59 -65 2 2 1 1096 1096 1 5 1 76 84 -9 9 1 68 -59 |  |
| 8 2 0 233 -227 10 8 0 260 -272 4 2 1 320 302 3 5 1 219 -213 -7 9 1 561 556 |  |
| 12 2 0 184 -186 1 9 0 53 -49 6 2 1 724 730 5 5 1 176 179 -5 9 1 433 -428 |  |
| 1 3 0 104 91 3 9 0 191 190 8 2 1 434 427 7 5 1 35 26 -3 9 1 74 76 |  |
| 3 3 0 609 612 5 9 0 179 -185 10 2 1 58 -51 9 5 1 55 52 -1 9 1 71 70 |  |
| 5 3 0 382 379 7 9 0 159 148 12 2 1 475 472 11 5 1 71 -74 1 9 1 168 170 |  |
| 7 3 0 90 -91 9 9 0 83 -85 -13 3 1 224 222 -10 6 1 211 212 3 9 1 146 149 |  |
| 9 3 0 295 300 0 10 0 715 719 -11 3 1 310 310 -6 6 1 262 261 5 9 1 346 -336 |  |
| 11 3 0 169 175 2 10 0 64 68 -9 3 1 723 729 -4 6 1 346 345 7 9 1 338 333 |  |
| 0 4 0 38 -34 4 10 0 519 517 -7 3 1 422 -435 -2 6 1 107 -119 -8 10 1 125 -114 |  |
| 2 4 0 175 170 6 10 0 217 221 -5 3 1 1148 1168 0 6 1 467 476 -2 10 1 360 -349 |  |
| 4 4 0 632 -647 8 10 0 182 183 -3 3 1 995 1002 2 6 1 209 192 0 10 1 174 180 |  |
| 6 4 0 274 274 1 11 0 81 96 -1 3 1 927 923 4 6 1 222 223 2 10 1 68 -52 |  |
| 8 4 0 153 144 3 11 0 269 277 1 3 1 170 -164 6 6 1 56 59 4 10 1 79 -66 |  |
| 10 4 0 432 -451 5 11 0 296 -277 3 3 1 395 389 8 6 1 221 212 6 10 1 184 -181 |  |
| 12 4 0 176 194 7 11 0 341 357 5 3 1 1512 1534 10 6 1 210 205 -7 11 1 213 -216 |  |
| 1 5 0 977 -973 0 12 0 409 387 7 3 1 152 -158 -11 7 1 114 -119 -5 11 1 203 -211 |  |
| 3 5 0 700 -718 2 12 0 234 -245 9 3 1 460 460 -9 7 1 291 -296 -3 11 1 58 -70 |  |
| 5 5 0 94 107 -13 1 1 45 -27 11 3 1 138 142 -7 7 1 35 36 -1 11 1 79 -86 |  |
| 7 5 0 1126-1135 -11 1 1 268 -270 -12 4 1 304 292 -5 7 1 837 -852 1 11 1 304 -307 |  |
| 9 5 0 145 -138 -9 1 1 35 -30 -10 4 1 300 -299 -3 7 1 75 78 3 11 1 135 -145 |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| -4 12 1 159 135 8 2 2 339 340 -10 6 2 112 107 3 9 2 61 -54 -4 2 3 257 -259 |  |
| -2 12 1 286 258 10 2 2 103 -94 -8 6 2 63 48 5 9 2 154 152 -2 2 3 1233-1243 |  |
| 2 12 1 419 400 -13 3 2 183 -184 -6 6 2 595 589 7 9 2 197 -181 0 2 3 109 -99 |  |
| -14 0 2 572 -580 -9 3 2 146 -145 -4 6 2 103 90 -8 10 2 157 -155 2 2 3 756 -765 |  |
| -12 0 2 102 91 -7 3 2 280 -278 -2 6 2 642 -654 -6 10 2 254 -256 4 2 3 56 52 |  |
| -10 0 2 738 -733 -5 3 2 324 -321 0 6 2 1003 1009 -4 10 2 472 -475 6 2 3 645 -645 |  |
| -8 0 2 343 -342 -3 3 2 95 88 4 6 2 251 249 -2 10 2 133 -130 8 2 3 349 -343 |  |
| -6 0 2 1051-1054 -1 3 2 587 -583 6 6 2 131 -129 0 10 2 563 -565 10 2 3 67 -61 |  |
| -4 0 2 1136-1146 1 3 2 450 -442 8 6 2 158 154 2 10 2 43 -41 -11 3 3 363 -363 |  |
| -2 0 2 364 340 3 3 2 49 47 10 6 2 258 255 4 10 2 630 -625 -9 3 3 796 -802 |  |
| 0 0 2 1555-1532 5 3 2 304 -297 -11 7 2 49 -40 6 10 2 127 -134 -7 3 3 230 244 |  |
| 2 0 2 970 -965 7 3 2 240 -238 -9 7 2 178 -178 -7 11 2 435 -445 -5 3 3 747 -754 |  |
| 4 0 2 1180-1184 9 3 2 137 -139 -7 7 2 175 177 -5 11 2 196 170 -3 3 3 301 -290 |  |
| 6 0 2 44 41 -12 4 2 254 -248 -5 7 2 310 -311 -3 11 2 219 -231 -1 3 3 1212-1219 |  |
| 8 0 2 456 -466 -10 4 2 227 224 -3 7 2 120 127 -1 11 2 103 86 1 3 3 290 -285 |  |
| 10 0 2 806 -814 -6 4 2 140 146 -1 7 2 364 -358 1 11 2 172 -190 3 3 3 35 -21 |  |
| -13 1 2 195 -190 -4 4 2 48 57 1 7 2 59 -55 3 11 2 275 -281 5 3 3 830 -831 |  |
| -9 1 2 259 271 -2 4 2 248 -239 3 7 2 208 212 5 11 2 219 202 7 3 3 122 -127 |  |
| -7 1 2 996-1009 0 4 2 629 632 5 7 2 350 -348 -2 12 2 352 364 9 3 3 534 -530 |  |
| -5 1 2 326 327 2 4 2 441 -440 9 7 2 163 -164 0 12 2 249 -226 -12 4 3 139 -137 |  |
| 1 1 2 681 -679 4 4 2 343 351 -10 8 2 161 158 -13 1 3 76 75 -10 4 3 207 207 |  |
| 3 1 2 285 -287 8 4 2 84 -82 -8 8 2 182 183 -11 1 3 100 102 -8 4 3 187 -193 |  |
| 5 1 2 387 383 10 4 2 97 88 -6 8 2 129 133 -9 1 3 88 83 -6 4 3 374 377 |  |
| 7 1 2 536 -534 -13 5 2 227 226 -4 8 2 158 157 -7 1 3 428 424 -4 4 3 309 305 |  |
| 9 1 2 246 246 -11 5 2 365 372 -2 8 2 239 244 -5 1 3 265 -264 -2 4 3 453 -469 |  |
| 11 1 2 244 -241 -9 5 2 178 170 0 8 2 220 225 -3 1 3 679 679 0 4 3 438 442 |  |
| -12 2 2 329 333 -7 5 2 947 951 2 8 2 99 96 -1 1 3 126 120 4 4 3 408 408 |  |
| -10 2 2 254 -250 -5 5 2 127 105 4 8 2 228 229 1 1 3 48 43 6 4 3 148 -142 |  |
| -8 2 2 291 288 -3 5 2 1053 1065 6 8 2 222 220 3 1 3 350 347 8 4 3 84 70 |  |
| -6 2 2 523 516 -1 5 2 154 148 8 8 2 62 62 5 1 3 146 143 10 4 3 200 207 |  |
| -4 2 2 195 -189 1 5 2 714 705 -9 9 2 136 134 7 1 3 292 299 -11 5 3 73 -70 |  |
| -2 2 2 205 207 3 5 2 1101 1116 -7 9 2 249 -244 9 1 3 167 -151 -9 5 3 79 76 |  |
| 0 2 2 613 609 5 5 2 31 14 -5 9 2 154 164 -12 2 3 553 -544 -7 5 3 64 57 |  |
| 2 2 2 476 472 7 5 2 590 587 -3 9 2 97 -97 -10 2 3 85 -81 -5 5 3 335 -341 |  |
| 4 2 2 358 -358 9 5 2 144 152 -1 9 2 56 61 -8 2 3 681 -683 -3 5 3 213 213 |  |
| 6 2 2 393 394 -12 6 2 241 -231 1 9 2 91 -75 -6 2 3 104 -100 -1 5 3 60 43 |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| 1 5 3 250 -260 5 9 3 317 315 0 2 4 168 176 -2 6 4 290 295 5 1 5 117 -117 |  |
| 5 5 3 110 103 -4 10 3 59 39 2 2 4 555 -558 0 6 4 216 -210 7 1 5 314 -326 |  |
| 9 5 3 209 -206 -2 10 3 145 137 4 2 4 56 -54 2 6 4 62 56 -12 2 5 405 402 |  |
| -10 6 3 233 -228 0 10 3 45 -49 8 2 4 159 -159 4 6 4 570 -569 -10 2 5 52 -42 |  |
| -8 6 3 121 -121 2 10 3 214 202 -11 3 4 187 186 6 6 4 234 229 -8 2 5 656 657 |  |
| -6 6 3 150 -145 4 10 3 124 -141 -9 3 4 246 245 -9 7 4 276 276 -6 2 5 178 174 |  |
| -4 6 3 181 -176 -3 11 3 151 162 -7 3 4 61 -53 -7 7 4 194 -194 -4 2 5 193 193 |  |
| -2 6 3 159 -160 -1 11 3 130 145 -5 3 4 280 276 -5 7 4 210 203 -2 2 5 506 508 |  |
| 0 6 3 335 -331 1 11 3 155 153 -3 3 4 279 279 -3 7 4 63 -68 0 2 5 155 151 |  |
| 2 6 3 51 57 -12 0 4 151 160 -1 3 4 165 158 -1 7 4 278 272 2 2 5 749 752 |  |
| 4 6 3 356 -354 -10 0 4 469 464 1 3 4 86 88 5 7 4 176 165 4 2 5 137 -132 |  |
| 6 6 3 121 -123 -6 0 4 1086 1110 3 3 4 287 296 -10 8 4 191 -193 6 2 5 358 359 |  |
| 8 6 3 77 -72 -4 0 4 815 810 5 3 4 206 199 -8 8 4 163 -164 -11 3 5 118 118 |  |
| -11 7 3 132 127 -2 0 4 62 -58 9 3 4 227 229 -6 8 4 42 -46 -9 3 5 666 665 |  |
| -9 7 3 408 406 0 0 4 1067 1068 -12 4 4 250 249 -4 8 4 180 -182 -7 3 5 156 155 |  |
| -7 7 3 40 -25 2 0 4 253 236 -10 4 4 370 -371 -2 8 4 258 -254 -5 3 5 487 481 |  |
| -5 7 3 560 562 4 0 4 915 919 -8 4 4 166 162 0 8 4 117 -116 -3 3 5 157 -159 |  |
| -3 7 3 36 -26 6 0 4 217 214 -4 4 4 230 -232 2 8 4 71 -71 -1 3 5 924 930 |  |
| -1 7 3 590 592 8 0 4 349 341 0 4 4 146 -152 4 8 4 244 -234 1 3 5 290 297 |  |
| 1 7 3 261 262 -13 1 4 154 147 2 4 4 332 327 -7 9 4 97 91 3 3 5 113 111 |  |
| 3 7 3 92 95 -11 1 4 149 150 4 4 4 454 -445 -5 9 4 128 -133 5 3 5 430 431 |  |
| 5 7 3 447 443 -9 1 4 156 -151 6 4 4 106 104 -3 9 4 221 213 -10 4 5 278 -272 |  |
| -10 8 3 41 41 -7 1 4 296 296 8 4 4 79 68 -1 9 4 154 -151 -8 4 5 190 188 |  |
| -8 8 3 389 388 -5 1 4 116 -121 -11 5 4 228 -230 3 9 4 100 87 -6 4 5 158 -159 |  |
| -6 8 3 170 168 -3 1 4 778 787 -7 5 4 861 -861 -6 10 4 346 344 -4 4 5 203 -196 |  |
| -4 8 3 233 225 -1 1 4 486 -488 -5 5 4 155 -149 -4 10 4 303 300 0 4 5 218 -223 |  |
| -2 8 3 638 638 1 1 4 52 40 -3 5 4 810 -809 -2 10 4 156 162 2 4 5 251 250 |  |
| 2 8 3 693 677 3 1 4 498 493 -1 5 4 140 -134 0 10 4 517 511 4 4 5 422 -424 |  |
| 4 8 3 143 -134 5 1 4 86 -86 1 5 4 563 -562 -11 1 5 49 -52 -9 5 5 64 66 |  |
| 6 8 3 419 423 7 1 4 146 145 3 5 4 534 -539 -9 1 5 37 -47 -7 5 5 78 -69 |  |
| -9 9 3 346 338 9 1 4 194 -182 5 5 4 220 -222 -7 1 5 333 -331 -5 5 5 109 114 |  |
| -7 9 3 393 -389 -12 2 4 275 -272 7 5 4 601 -593 -5 1 5 160 161 -3 5 5 42 -35 |  |
| -3 9 3 131 -136 -10 2 4 87 -81 -10 6 4 311 -308 -3 1 5 426 -426 -1 5 5 38 40 |  |
| -1 9 3 395 391 -8 2 4 113 -120 -8 6 4 342 337 -1 1 5 67 -66 3 5 5 71 70 |  |
| 1 9 3 289 -289 -4 2 4 345 -342 -6 6 4 354 -351 1 1 5 162 -168 5 5 5 43 42 |  |
| 3 9 3 325 -326 -2 2 4 222 -224 -4 6 4 492 -485 3 1 5 102 -104 -10 6 5 185 188 |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| -8 6 5 41 -48 2 8 5 488 -484 3 1 6 71 63 0 4 6 342 340 -1 7 6 238 -236 |  |
| -6 6 5 250 245 -3 9 5 406 406 -10 2 6 106 -99 2 4 6 307 -309 -7 1 7 239 244 |  |
| -4 6 5 199 195 -1 9 5 218 -207 -8 2 6 218 215 -9 5 6 198 193 -5 1 7 102 -103 |  |
| 0 6 5 254 256 -10 0 6 791 -788 -6 2 6 147 147 -7 5 6 349 343 -3 1 7 260 259 |  |
| 2 6 5 98 97 -8 0 6 199 197 -4 2 6 88 94 -5 5 6 53 53 -1 1 7 80 81 |  |
| 4 6 5 198 197 -6 0 6 409 -411 -2 2 6 104 111 -3 5 6 839 844 1 1 7 204 215 |  |
| -9 7 5 198 -193 -4 0 6 727 -727 0 2 6 82 76 -1 5 6 55 54 -8 2 7 485 -488 |  |
| -5 7 5 602 -607 -2 0 6 360 -363 2 2 6 296 295 1 5 6 307 308 -6 2 7 127 -132 |  |
| -3 7 5 120 115 0 0 6 399 -396 -9 3 6 88 -87 3 5 6 350 364 -4 2 7 252 -254 |  |
| -1 7 5 309 -308 2 0 6 58 -63 -7 3 6 194 -196 -8 6 6 287 -287 -2 2 7 253 -246 |  |
| 1 7 5 283 -277 4 0 6 778 -798 -5 3 6 180 -180 -6 6 6 222 212 -7 3 7 230 -234 |  |
| 3 7 5 240 -239 -9 1 6 100 104 -1 3 6 273 -274 -4 6 6 183 184 -5 3 7 561 -565 |  |
| -8 8 5 581 -583 -7 1 6 305 -300 1 3 6 171 -174 0 6 6 227 220 -3 3 7 214 210 |  |
| -6 8 5 48 -50 -5 1 6 230 225 3 3 6 52 -51 2 6 6 233 -239 -1 3 7 434 -436 |  |
| -4 8 5 101 -96 -3 1 6 382 -385 -8 4 6 82 -78 -5 7 6 209 -206 -6 4 7 146 148 |  |
| -2 8 5 480 -478 -1 1 6 83 76 -6 4 6 190 191 -3 7 6 228 223 -4 4 7 77 79 |  |
| 0 8 5 77 -87 1 1 6 139 -138 -4 4 6 126 -127 |  |
| OBSERVED AND CALCULATED STRUCTURE FACTORS FOR THE SAMPLE - ORDERING 750°C 4000 MINUTES |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| 2 0 0 137 145 11 5 0 407 -401 -5 1 1 152 151 -8 4 1 141 -142 -3 7 1 80 81 |  |
| 4 0 0 146 146 0 6 0 1084-1096 -3 1 1 859 -859 -6 4 1 100 -89 -1 7 1 420 -432 |  |
| 6 0 0 905 891 2 6 0 242 249 -1 1 1 65 -69 -4 4 1 85 -66 1 7 1 581 -592 |  |
| 8 0 0 779 795 4 6 0 204 -195 1 1 1 139 -142 -2 4 1 241 247 3 7 1 65 -52 |  |
| 10 0 0 597 589 8 6 0 220 -194 3 1 1 771 -769 0 4 1 896 -901 5 7 1 481 -488 |  |
| 12 0 0 104 -93 10 6 0 403 -401 5 1 1 46 46 2 4 1 248 251 7 7 1 80 -81 |  |
| 1 1 0 55 46 12 6 0 320 316 7 1 1 304 -307 4 4 1 356 -353 9 7 1 502 -496 |  |
| 3 1 0 834 818 1 7 0 36 -24 9 1 1 53 50 6 4 1 60 65 -8 8 1 394 -399 |  |
| 5 1 0 609 -607 3 7 0 105 98 11 1 1 338 -343 10 4 1 337 -332 -6 8 1 224 -223 |  |
| 7 1 0 444 458 5 7 0 456 453 -12 2 1 688 688 -11 5 1 115 -116 -4 8 1 217 -214 |  |
| 11 1 0 294 290 7 7 0 289 -290 -8 2 1 389 386 -9 5 1 82 84 -2 8 1 994 -999 |  |
| 13 1 0 142 -144 9 7 0 203 203 -6 2 1 470 482 -7 5 1 54 53 0 8 1 209 219 |  |
| 0 2 0 237 231 2 8 0 244 -253 -4 2 1 675 673 -5 5 1 76 78 2 8 1 581 -581 |  |
| 2 2 0 667 -656 4 8 0 372 -372 -2 2 1 1385 1359 -3 5 1 187 -178 4 8 1 207 -215 |  |
| 4 2 0 234 -231 6 8 0 53 -43 0 2 1 403 -379 -1 5 1 277 281 6 8 1 573 -571 |  |
| 6 2 0 178 -185 8 8 0 62 -66 2 2 1 1091 1090 1 5 1 76 82 8 8 1 209 -202 |  |
| 8 2 0 232 -229 10 8 0 278 -276 4 2 1 307 301 3 5 1 218 -217 -9 9 1 64 -59 |  |
| 12 2 0 188 -184 1 9 0 46 -51 6 2 1 720 730 5 5 1 173 179 -7 9 1 563 561 |  |
| 1 3 0 101 92 3 9 0 193 192 8 2 1 437 425 7 5 1 43 28 -5 9 1 437 -431 |  |
| 3 3 0 608 613 5 9 0 181 -189 10 2 1 64 -52 9 5 1 49 50 -3 9 1 76 77 |  |
| 5 3 0 385 379 7 9 0 155 148 12 2 1 479 472 11 5 1 70 -77 -1 9 1 67 71 |  |
| 7 3 0 88 -92 9 9 0 84 -84 -13 3 1 223 224 -10 6 1 211 211 1 9 1 169 172 |  |
| 9 3 0 302 302 0 10 0 716 725 -11 3 1 314 315 -8 6 1 33 19 3 9 1 149 150 |  |
| 11 3 0 175 176 2 10 0 64 68 -9 3 1 720 729 -6 6 1 267 262 5 9 1 349 -339 |  |
| 0 4 0 32 -29 4 10 0 526 525 -7 3 1 426 -439 -4 6 1 349 348 7 9 1 342 337 |  |
| 2 4 0 178 174 6 10 0 221 225 -5 3 1 1147 1163 -2 6 1 106 -117 -8 10 1 126 -115 |  |
| 4 4 0 634 -647 8 10 0 181 184 -3 3 1 997 1000 0 6 1 475 478 -2 10 1 364 -352 |  |
| 6 4 0 283 279 1 11 0 84 97 -1 3 1 933 919 2 6 1 212 193 0 10 1 175 181 |  |
| 8 4 0 149 145 3 11 0 270 281 1 3 1 170 -166 4 6 1 224 226 2 10 1 66 -52 |  |
| 10 4 0 458 -455 5 11 0 300 -281 3 3 1 392 388 6 6 1 63 58 4 10 1 80 -66 |  |
| 12 4 0 196 195 7 11 0 351 363 5 3 1 1509 1531 8 6 1 215 214 6 10 1 194 -185 |  |
| 1 5 0 981 -971 0 12 0 412 392 7 3 1 152 -158 10 6 1 207 207 -7 11 1 216 -220 |  |
| 3 5 0 702 -716 2 12 0 237 -250 9 3 1 456 456 -11 7 1 115 -119 -5 11 1 204 -214 |  |
| 5 5 0 94 107 -11 1 1 262 -272 11 3 1 162 144 -9 7 1 291 -295 -3 11 1 58 -72 |  |
| 7 5 0 1126-1137 -9 1 1 36 -32 -12 4 1 301 296 -7 7 1 38 34 -1 11 1 82 -89 |  |
| 9 5 0 146 -138 -7 1 1 374 -382 -10 4 1 303 -298 -5 7 1 843 -854 1 11 1 304 -311 |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| 3 11 1 139 -148 4 2 2 357 -359 9 5 2 141 155 -3 9 2 101 -98 -10 2 3 86 -85 |  |
| -2 12 1 290 261 6 2 2 397 398 -12 6 2 238 -228 -1 9 2 56 61 -8 2 3 676 -680 |  |
| 2 12 1 430 407 8 2 2 345 344 -10 6 2 114 102 1 9 2 86 -73 -6 2 3 100 -99 |  |
| -14 0 2 575 -581 10 2 2 103 -97 -8 6 2 67 50 3 9 2 61 -53 -4 2 3 255 -256 |  |
| -12 0 2 98 90 -13 3 2 186 -187 -6 6 2 596 592 5 9 2 155 151 -2 2 3 1241-1237 |  |
| -10 0 2 734 -728 -11 3 2 30 -39 -4 6 2 99 90 7 9 2 196 -182 0 2 3 104 -96 |  |
| -8 0 2 347 -345 -9 3 2 147 -143 -2 6 2 646 -656 -8 10 2 157 -159 2 2 3 755 -763 |  |
| -6 0 2 1041-1051 -7 3 2 284 -279 0 6 2 1005 1011 -6 10 2 252 -256 4 2 3 66 55 |  |
| -4 0 2 1138-1140 -5 3 2 325 -323 2 6 2 33 -22 -4 10 2 476 -481 6 2 3 647 -647 |  |
| -2 0 2 363 342 -3 3 2 96 88 4 6 2 253 250 -2 10 2 128 -132 8 2 3 344 -344 |  |
| 0 0 2 1534-1519 -1 3 2 590 -583 6 6 2 136 -130 0 10 2 564 -571 10 2 3 59 -59 |  |
| 2 0 2 973 -962 1 3 2 450 -443 8 6 2 157 156 2 10 2 41 -41 -11 3 3 365 -365 |  |
| 4 0 2 1161-1181 3 3 2 51 48 10 6 2 261 257 4 10 2 639 -632 -9 3 3 803 -804 |  |
| 6 0 2 45 46 5 3 2 305 -299 -11 7 2 47 -43 6 10 2 133 -134 -7 3 3 236 244 |  |
| 8 0 2 454 -468 7 3 2 243 -241 -9 7 2 177 -177 -7 11 2 440 -450 -5 3 3 740 -751 |  |
| 10 0 2 813 -821 9 3 2 140 -137 -7 7 2 170 177 -5 11 2 196 170 -3 3 3 300 -291 |  |
| -13 1 2 189 -191 -12 4 2 250 -248 -5 7 2 312 -313 -3 11 2 219 -235 -1 3 3 1204-1214 |  |
| -11 1 2 46 29 -10 4 2 227 222 -3 7 2 120 127 -1 11 2 106 86 1 3 3 290 -284 |  |
| -9 1 2 259 272 -6 4 2 138 143 -1 7 2 368 -361 1 11 2 170 -191 3 3 3 42 -20 |  |
| -7 1 2 986-1007 -4 4 2 50 56 1 7 2 62 -56 3 11 2 277 -284 5 3 3 828 -832 |  |
| -5 1 2 324 326 -2 4 2 250 -242 3 7 2 205 213 5 11 2 224 202 7 3 3 125 -128 |  |
| -3 1 2 69 68 0 4 2 621 629 5 7 2 353 -352 -2 12 2 358 369 9 3 3 532 -532 |  |
| 1 1 2 680 -676 2 4 2 444 -445 9 7 2 164 -162 0 12 2 250 -229 -12 4 3 136 -135 |  |
| 3 1 2 284 -285 4 4 2 337 351 -10 8 2 162 159 -13 1 3 71 72 -10 4 3 206 203 |  |
| 5 1 2 384 385 8 4 2 83 -85 -8 8 2 180 182 -11 1 3 99 103 -8 4 3 187 -191 |  |
| 7 1 2 529 -534 10 4 2 92 86 -6 8 2 133 135 -9 1 3 87 86 -6 4 3 375 378 |  |
| 9 1 2 251 247 -13 5 2 233 223 -4 8 2 155 158 -7 1 3 422 424 -4 4 3 310 308 |  |
| 11 1 2 251 -243 -11 5 2 368 371 -2 8 2 244 246 -5 1 3 258 -261 -2 4 3 453 -467 |  |
| -12 2 2 335 335 -9 5 2 178 172 0 8 2 222 225 -3 1 3 676 681 0 4 3 435 443 |  |
| -10 2 2 250 -251 -7 5 2 940 951 2 8 2 97 96 -1 1 3 126 123 2 4 3 31 -41 |  |
| -8 2 2 291 288 -5 5 2 129 105 4 8 2 228 232 1 1 3 56 45 4 4 3 406 412 |  |
| -6 2 2 526 519 -3 5 2 1052 1063 6 8 2 223 223 3 1 3 356 350 6 4 3 146 -144 |  |
| -4 2 2 190 -188 -1 5 2 153 147 8 8 2 62 59 5 1 3 146 146 8 4 3 71 70 |  |
| -2 2 2 211 211 1 5 2 713 705 -9 9 2 131 136 7 1 3 292 300 10 4 3 210 210 |  |
| 0 2 2 613 612 3 5 2 1099 1116 -7 9 2 249 -244 9 1 3 161 -153 -11 5 3 64 -70 |  |
| 2 2 2 477 473 7 5 2 582 586 -5 9 2 162 166 -12 2 3 546 -541 -9 5 3 88 78 |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| -7 5 3 66 57 1 9 3 297 -292 -8 2 4 118 -121 -10 6 4 315 -306 -5 1 5 158 158 |  |
| -5 5 3 330 -339 3 9 3 324 -330 -6 2 4 41 -36 -8 6 4 338 336 -3 1 5 426 -428 |  |
| -3 5 3 213 215 5 9 3 322 319 -4 2 4 347 -342 -6 6 4 350 -351 -1 1 5 67 -68 |  |
| -1 5 3 61 44 -4 10 3 49 39 -2 2 4 223 -226 -4 6 4 491 -486 1 1 5 165 -169 |  |
| 1 5 3 251 -260 -2 10 3 147 137 0 2 4 171 173 -2 6 4 293 297 3 1 5 106 -106 |  |
| 5 5 3 113 107 0 10 3 45 -50 2 2 4 555 -562 0 6 4 220 -211 5 1 5 121 -119 |  |
| 9 5 3 213 -210 2 10 3 214 205 4 2 4 52 -55 2 6 4 63 56 7 1 5 318 -329 |  |
| -10 6 3 234 -229 4 10 3 130 -144 8 2 4 152 -162 4 6 4 576 -571 -12 2 5 399 398 |  |
| -8 6 3 121 -124 -3 11 3 153 163 -11 3 4 186 186 6 6 4 236 234 -10 2 5 56 -40 |  |
| -6 6 3 153 -144 -1 11 3 139 149 -9 3 4 246 246 -9 7 4 277 279 -8 2 5 648 653 |  |
| -4 6 3 183 -177 1 11 3 153 156 -7 3 4 63 -53 -7 7 4 195 -193 -6 2 5 176 175 |  |
| -2 6 3 162 -161 3 11 3 133 139 -5 3 4 283 277 -5 7 4 207 205 -4 2 5 188 191 |  |
| 0 6 3 338 -336 -12 0 4 151 167 -3 3 4 277 280 -3 7 4 68 -69 -2 2 5 506 508 |  |
| 2 6 3 52 57 -10 0 4 462 458 -1 3 4 164 158 -1 7 4 282 274 0 2 5 150 148 |  |
| 4 6 3 356 -355 -6 0 4 1090 1105 1 3 4 87 88 1 7 4 35 29 2 2 5 754 752 |  |
| 6 6 3 123 -126 -4 0 4 813 810 3 3 4 293 298 3 7 4 40 26 4 2 5 142 -134 |  |
| 8 6 3 77 -72 -2 0 4 64 -59 5 3 4 205 200 5 7 4 175 164 6 2 5 358 358 |  |
| -11 7 3 129 126 0 0 4 1056 1066 9 3 4 225 233 -8 8 4 163 -165 -11 3 5 118 116 |  |
| -9 7 3 410 407 2 0 4 249 234 -12 4 4 246 250 -6 8 4 50 -47 -9 3 5 664 666 |  |
| -5 7 3 563 564 4 0 4 898 919 -10 4 4 371 -369 -4 8 4 178 -184 -7 3 5 152 156 |  |
| -1 7 3 588 593 6 0 4 212 215 -8 4 4 163 161 -2 8 4 258 -256 -5 3 5 482 480 |  |
| 1 7 3 259 263 8 0 4 344 341 -4 4 4 227 -231 0 8 4 119 -116 -3 3 5 152 -159 |  |
| 3 7 3 103 93 -13 1 4 152 145 0 4 4 148 -151 2 8 4 71 -73 -1 3 5 924 929 |  |
| 5 7 3 445 445 -11 1 4 150 151 2 4 4 331 330 4 8 4 239 -236 1 3 5 289 298 |  |
| -8 8 3 385 389 -9 1 4 155 -152 4 4 4 452 -446 -7 9 4 112 92 3 3 5 107 110 |  |
| -6 8 3 175 170 -7 1 4 291 294 6 4 4 109 107 -5 9 4 128 -135 5 3 5 436 432 |  |
| -4 8 3 228 226 -5 1 4 116 -122 8 4 4 75 70 -3 9 4 221 212 -10 4 5 279 -271 |  |
| -2 8 3 636 641 -3 1 4 778 783 -11 5 4 226 -232 -1 9 4 148 -152 -8 4 5 189 186 |  |
| 0 8 3 40 23 -1 1 4 486 -489 -7 5 4 858 -860 3 9 4 99 87 -6 4 5 159 -160 |  |
| 2 8 3 690 683 1 1 4 43 37 -5 5 4 166 -149 -6 10 4 347 346 -4 4 5 204 -197 |  |
| 4 8 3 139 -135 3 1 4 492 494 -3 5 4 815 -809 -4 10 4 301 304 0 4 5 225 -227 |  |
| 6 8 3 421 426 5 1 4 84 -88 -1 5 4 142 -134 -2 10 4 152 165 2 4 5 245 251 |  |
| -9 9 3 346 342 7 1 4 147 141 1 5 4 564 -561 0 10 4 518 518 4 4 5 432 -427 |  |
| -7 9 3 393 -391 9 1 4 188 -183 3 5 4 537 -540 -11 1 5 48 -53 -9 5 5 67 64 |  |
| -3 9 3 137 -138 -12 2 4 272 -271 5 5 4 223 -224 -9 1 5 47 -49 -7 5 5 78 -68 |  |
| -1 9 3 402 393 -10 2 4 80 -83 7 5 4 607 -596 -7 1 5 338 -332 -5 5 5 113 113 |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| -1 5 5 41 40 0 8 5 81 -88 1 1 6 141 -136 -6 4 6 191 187 -3 7 6 228 221 |  |
| 3 5 5 70 69 2 8 5 486 -487 3 1 6 71 65 -4 4 6 129 -127 -1 7 6 240 -238 |  |
| -8 6 5 47 -45 -5 9 5 125 -118 -10 2 6 102 -97 0 4 6 341 339 -7 1 7 237 246 |  |
| -6 6 5 253 247 -3 9 5 408 408 -8 2 6 219 214 2 4 6 315 -313 -5 1 7 107 -100 |  |
| -4 6 5 201 198 -1 9 5 211 -207 -6 2 6 146 150 -9 5 6 198 193 -3 1 7 257 261 |  |
| 0 6 5 262 258 -10 0 6 778 -784 -4 2 6 94 96 -7 5 6 352 343 -1 1 7 82 84 |  |
| 2 6 5 106 99 -8 0 6 191 194 -2 2 6 107 112 -5 5 6 55 53 1 1 7 207 217 |  |
| 4 6 5 203 199 -6 0 6 405 -409 0 2 6 81 79 -3 5 6 845 843 -8 2 7 482 -485 |  |
| -9 7 5 189 -193 -4 0 6 732 -726 2 2 6 308 297 -1 5 6 66 54 -6 2 7 131 -133 |  |
| -5 7 5 610 -609 -2 0 6 359 -362 -9 3 6 90 -88 1 5 6 312 309 -4 2 7 254 -252 |  |
| -3 7 5 121 115 0 0 6 400 -397 -7 3 6 194 -196 3 5 6 356 366 -2 2 7 246 -246 |  |
| -1 7 5 312 -308 2 0 6 56 -62 -5 3 6 180 -180 -8 6 6 283 -286 -7 3 7 231 -233 |  |
| 1 7 5 277 -278 4 0 6 791 -801 -3 3 6 39 25 -6 6 6 215 211 -5 3 7 570 -564 |  |
| 3 7 5 242 -241 -9 1 6 106 105 -1 3 6 276 -275 -4 6 6 187 184 -3 3 7 217 208 |  |
| -8 8 5 583 -584 -7 1 6 297 -297 1 3 6 177 -175 0 6 6 232 221 -1 3 7 439 -436 |  |
| -6 8 5 62 -52 -5 1 6 227 225 3 3 6 49 -50 2 6 6 230 -242 -6 4 7 149 148 |  |
| -4 8 5 95 -96 -3 1 6 381 -383 -8 4 6 78 -78 -5 7 6 214 -208 -4 4 7 77 81 |  |
| -2 8 5 484 -481 -1 1 6 84 77 |  |
| OBSERVED AND CALCULATED STRUCTURE FACTORS FOR THE SAMPLE - ORDERING 750°C 140 HOURS |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| 2 0 0 143 152 11 5 0 407 -402 -1 1 1 69 -72 -6 4 1 93 -90 1 7 1 576 -591 |  |
| 4 0 0 148 151 0 6 0 1088-1097 1 1 1 141 -145 -4 4 1 77 -68 3 7 1 58 -51 |  |
| 6 0 0 902 893 2 6 0 240 250 3 1 1 771 -773 -2 4 1 246 245 5 7 1 484 -489 |  |
| 8 0 0 784 797 4 6 0 200 -194 5 1 1 47 45 0 4 1 899 -903 7 7 1 84 -80 |  |
| 10 0 0 604 594 8 6 0 197 -192 7 1 1 307 -308 2 4 1 247 249 9 7 1 494 -494 |  |
| 12 0 0 106 -93 10 6 0 404 -402 9 1 1 55 49 4 4 1 362 -356 -8 8 1 391 -395 |  |
| 1 1 0 51 46 12 6 0 316 316 11 1 1 346 -345 6 4 1 63 64 -6 8 1 228 -224 |  |
| 3 1 0 837 820 3 7 0 106 98 -12 2 1 696 693 10 4 1 338 -334 -4 8 1 220 -215 |  |
| 5 1 0 604 -608 5 7 0 458 454 -10 2 1 33 11 -11 5 1 119 -116 -2 8 1 990 -996 |  |
| 7 1 0 442 457 7 7 0 289 -289 -8 2 1 390 387 -9 5 1 78 82 0 8 1 214 221 |  |
| 11 1 0 297 292 9 7 0 204 204 -6 2 1 477 486 -7 5 1 48 53 2 8 1 579 -578 |  |
| 13 1 0 143 -145 2 8 0 246 -253 -4 2 1 687 678 -5 5 1 75 80 4 8 1 207 -214 |  |
| 0 2 0 233 227 4 8 0 370 -374 -2 2 1 1377 1366 -3 5 1 190 -180 6 8 1 585 -572 |  |
| 2 2 0 668 -658 6 8 0 49 -41 0 2 1 400 -377 -1 5 1 275 282 8 8 1 205 -200 |  |
| 4 2 0 237 -234 8 8 0 62 -64 2 2 1 1094 1093 1 5 1 77 83 -9 9 1 63 -58 |  |
| 6 2 0 186 -189 10 8 0 277 -278 4 2 1 313 302 3 5 1 219 -219 -7 9 1 567 562 |  |
| 8 2 0 233 -229 1 9 0 41 -51 6 2 1 724 733 5 5 1 176 178 -5 9 1 434 -431 |  |
| 12 2 0 190 -188 3 9 0 189 191 8 2 1 437 426 7 5 1 50 29 -3 9 1 77 77 |  |
| 1 3 0 103 94 5 9 0 182 -187 10 2 1 61 -55 9 5 1 53 50 -1 9 1 73 72 |  |
| 3 3 0 613 616 7 9 0 158 149 12 2 1 475 473 11 5 1 79 -78 1 9 1 173 174 |  |
| 5 3 0 385 380 9 9 0 89 -86 -13 3 1 229 227 -10 6 1 208 211 3 9 1 145 150 |  |
| 7 3 0 87 -92 0 10 0 709 722 -11 3 1 316 313 -6 6 1 264 263 5 9 1 352 -339 |  |
| 9 3 0 303 303 2 10 0 66 66 -9 3 1 722 731 -4 6 1 350 349 7 9 1 341 338 |  |
| 11 3 0 178 178 4 10 0 522 522 -7 3 1 425 -437 -2 6 1 106 -117 -8 10 1 130 -116 |  |
| 0 4 0 31 -29 6 10 0 216 221 -5 3 1 1149 1169 0 6 1 474 478 -2 10 1 368 -351 |  |
| 2 4 0 181 174 8 10 0 185 184 -3 3 1 999 1003 2 6 1 210 193 0 10 1 176 181 |  |
| 4 4 0 639 -647 1 11 0 84 96 -1 3 1 927 922 4 6 1 230 226 2 10 1 64 -51 |  |
| 6 4 0 281 280 3 11 0 271 279 1 3 1 168 -164 6 6 1 61 59 4 10 1 79 -64 |  |
| 8 4 0 151 145 5 11 0 301 -283 3 3 1 399 389 8 6 1 220 214 6 10 1 190 -184 |  |
| 10 4 0 453 -456 7 11 0 346 361 5 3 1 1514 1535 10 6 1 205 207 -7 11 1 222 -220 |  |
| 12 4 0 198 197 0 12 0 412 393 7 3 1 151 -158 -11 7 1 119 -119 -5 11 1 202 -213 |  |
| 1 5 0 983 -975 2 12 0 237 -250 9 3 1 457 458 -9 7 1 293 -295 -3 11 1 59 -69 |  |
| 3 5 0 707 -718 -11 1 1 269 -273 11 3 1 134 141 -7 7 1 35 36 -1 11 1 80 -88 |  |
| 5 5 0 96 110 -7 1 1 376 -386 -12 4 1 297 295 -5 7 1 843 -855 1 11 1 308 -311 |  |
| 7 5 0 1129-1139 -5 1 1 151 150 -10 4 1 301 -302 -3 7 1 80 80 3 11 1 135 -144 |  |
| 9 5 0 147 -140 -3 1 1 860 -863 -8 4 1 142 -142 -1 7 1 420 -432 5 11 1 50 26 |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| -2 12 1 287 260 10 2 2 105 -98 -8 6 2 65 50 3 9 2 65 -53 -2 2 3 1238-1240 |  |
| 2 12 1 430 405 -13 3 2 190 -187 -6 6 2 594 590 5 9 2 153 153 0 2 3 112 -97 |  |
| -14 0 2 574 -582 -11 3 2 46 -39 -4 6 2 103 89 7 9 2 199 -184 2 2 3 756 -763 |  |
| -12 0 2 101 91 -9 3 2 149 -146 -2 6 2 644 -657 -8 10 2 156 -158 4 2 3 55 56 |  |
| -10 0 2 734 -735 -7 3 2 280 -281 0 6 2 1003 1011 -6 10 2 245 -255 6 2 3 648 -647 |  |
| -8 0 2 340 -349 -5 3 2 328 -323 2 6 2 41 -21 -4 10 2 474 -479 8 2 3 347 -343 |  |
| -6 0 2 1053-1053 -3 3 2 95 87 4 6 2 257 248 -2 10 2 135 -130 10 2 3 60 -57 |  |
| -4 0 2 1144-1145 -1 3 2 588 -583 6 6 2 131 -132 0 10 2 564 -568 -11 3 3 369 -367 |  |
| 0 0 2 1552-1529 1 3 2 453 -445 8 6 2 151 155 4 10 2 636 -630 -9 3 3 799 -804 |  |
| 2 0 2 969 -963 3 3 2 48 46 10 6 2 257 256 6 10 2 124 -131 -7 3 3 234 244 |  |
| 4 0 2 1169-1185 5 3 2 303 -298 -11 7 2 51 -41 -7 11 2 441 -451 -5 3 3 747 -756 |  |
| 6 0 2 49 45 7 3 2 239 -241 -9 7 2 181 -178 -5 11 2 191 174 -3 3 3 302 -293 |  |
| 8 0 2 455 -465 9 3 2 143 -138 -7 7 2 174 175 -3 11 2 223 -232 -1 3 3 1205-1215 |  |
| 10 0 2 823 -821 -12 4 2 258 -251 -5 7 2 310 -313 -1 11 2 106 86 1 3 3 289 -283 |  |
| -13 1 2 186 -190 -10 4 2 222 222 -3 7 2 121 128 1 11 2 173 -191 5 3 3 835 -831 |  |
| -9 1 2 263 272 -6 4 2 137 143 -1 7 2 368 -362 3 11 2 271 -282 7 3 3 123 -127 |  |
| -7 1 2 998-1009 -4 4 2 54 55 1 7 2 60 -58 5 11 2 218 205 9 3 3 530 -533 |  |
| -5 1 2 326 328 -2 4 2 249 -243 3 7 2 208 213 -2 12 2 355 369 -12 4 3 139 -136 |  |
| -3 1 2 70 67 0 4 2 623 629 5 7 2 353 -350 0 12 2 246 -229 -10 4 3 212 208 |  |
| 1 1 2 683 -677 2 4 2 444 -443 9 7 2 168 -166 -13 1 3 71 75 -8 4 3 187 -191 |  |
| 3 1 2 279 -285 4 4 2 342 350 -10 8 2 162 160 -11 1 3 98 104 -6 4 3 374 378 |  |
| 5 1 2 384 387 8 4 2 83 -84 -8 8 2 182 183 -9 1 3 90 86 -4 4 3 314 310 |  |
| 7 1 2 536 -533 10 4 2 95 87 -6 8 2 133 134 -7 1 3 428 428 -2 4 3 456 -465 |  |
| 9 1 2 250 248 -13 5 2 227 223 -4 8 2 153 158 -5 1 3 260 -259 0 4 3 439 442 |  |
| 11 1 2 248 -244 -11 5 2 363 372 -2 8 2 247 246 -3 1 3 686 683 4 4 3 411 414 |  |
| -12 2 2 335 338 -9 5 2 176 174 0 8 2 222 223 -1 1 3 130 124 6 4 3 142 -143 |  |
| -10 2 2 249 -250 -7 5 2 950 955 2 8 2 96 95 1 1 3 51 46 8 4 3 77 69 |  |
| -8 2 2 293 290 -5 5 2 123 103 4 8 2 231 233 3 1 3 353 351 10 4 3 207 209 |  |
| -6 2 2 525 521 -3 5 2 1055 1064 6 8 2 225 221 5 1 3 147 147 -11 5 3 69 -71 |  |
| -4 2 2 191 -185 -1 5 2 153 150 8 8 2 58 57 7 1 3 293 299 -9 5 3 79 78 |  |
| -2 2 2 210 211 1 5 2 708 706 -9 9 2 138 138 9 1 3 163 -154 -7 5 3 62 58 |  |
| 0 2 2 616 616 3 5 2 1107 1117 -7 9 2 252 -244 -12 2 3 545 -547 -5 5 3 332 -340 |  |
| 2 2 2 480 476 7 5 2 589 584 -5 9 2 161 165 -10 2 3 84 -85 -3 5 3 216 216 |  |
| 4 2 2 356 -360 9 5 2 142 153 -3 9 2 96 -98 -8 2 3 681 -681 -1 5 3 57 44 |  |
| 6 2 2 398 399 -12 6 2 240 -233 -1 9 2 54 61 -6 2 3 100 -101 1 5 3 253 -261 |  |
| 8 2 2 352 347 -10 6 2 116 104 1 9 2 81 -74 -4 2 3 255 -260 5 5 3 117 109 |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| 9 5 3 209 -212 2 10 3 220 205 4 2 4 55 -55 2 6 4 60 57 -12 2 5 406 402 |  |
| -10 6 3 234 -230 4 10 3 130 -145 8 2 4 159 -161 4 6 4 578 -571 -10 2 5 44 -38 |  |
| -8 6 3 129 -123 -3 11 3 148 159 -11 3 4 187 186 6 6 4 238 234 -8 2 5 651 654 |  |
| -6 6 3 149 -145 -1 11 3 133 147 -9 3 4 250 248 -9 7 4 281 278 -6 2 5 179 174 |  |
| -4 6 3 181 -179 1 11 3 149 157 -7 3 4 54 -52 -7 7 4 186 -191 -4 2 5 189 194 |  |
| -2 6 3 168 -160 -12 0 4 154 164 -5 3 4 282 276 -5 7 4 205 206 -2 2 5 509 509 |  |
| 0 6 3 341 -336 -10 0 4 461 463 -3 3 4 279 281 -3 7 4 64 -70 0 2 5 149 147 |  |
| 2 6 3 51 57 -8 0 4 28 11 -1 3 4 168 159 -1 7 4 282 274 2 2 5 751 750 |  |
| 4 6 3 361 -353 -6 0 4 1096 1110 1 3 4 90 87 5 7 4 176 163 4 2 5 136 -135 |  |
| 6 6 3 120 -125 -4 0 4 816 810 3 3 4 294 297 -10 8 4 194 -196 6 2 5 349 356 |  |
| 8 6 3 73 -72 -2 0 4 64 -59 5 3 4 203 201 -8 8 4 164 -164 -11 3 5 132 120 |  |
| -11 7 3 131 127 0 0 4 1062 1069 9 3 4 224 230 -6 8 4 46 -46 -9 3 5 661 667 |  |
| -9 7 3 406 408 2 0 4 247 236 -12 4 4 248 251 -4 8 4 182 -182 -7 3 5 155 155 |  |
| -7 7 3 36 -26 4 0 4 912 916 -10 4 4 363 -369 -2 8 4 256 -258 -5 3 5 488 482 |  |
| -5 7 3 560 565 6 0 4 211 212 -8 4 4 161 161 0 8 4 115 -115 -3 3 5 154 -157 |  |
| -1 7 3 582 592 8 0 4 348 341 -4 4 4 225 -230 2 8 4 68 -68 -1 3 5 928 929 |  |
| 1 7 3 258 263 -13 1 4 154 145 0 4 4 148 -150 4 8 4 242 -236 1 3 5 293 295 |  |
| 3 7 3 91 91 -11 1 4 153 151 2 4 4 332 331 -7 9 4 95 91 3 3 5 115 108 |  |
| 5 7 3 443 444 -9 1 4 154 -151 4 4 4 451 -447 -5 9 4 126 -134 5 3 5 434 430 |  |
| -8 8 3 389 386 -7 1 4 298 296 6 4 4 109 107 -3 9 4 218 213 -10 4 5 283 -273 |  |
| -6 8 3 172 168 -5 1 4 122 -124 8 4 4 76 73 -1 9 4 148 -152 -8 4 5 188 185 |  |
| -4 8 3 231 228 -3 1 4 778 784 -11 5 4 222 -230 3 9 4 102 88 -6 4 5 159 -160 |  |
| -2 8 3 637 641 -1 1 4 488 -487 -7 5 4 868 -865 -6 10 4 349 345 -4 4 5 202 -196 |  |
| 2 8 3 680 679 1 1 4 42 36 -5 5 4 156 -150 -4 10 4 304 301 0 4 5 223 -227 |  |
| 4 8 3 144 -137 3 1 4 492 492 -3 5 4 810 -806 -2 10 4 160 162 2 4 5 247 252 |  |
| 6 8 3 421 425 5 1 4 83 -85 -1 5 4 140 -133 0 10 4 518 514 4 4 5 430 -425 |  |
| -9 9 3 355 340 7 1 4 141 140 1 5 4 571 -562 -11 1 5 65 -55 -9 5 5 68 64 |  |
| -7 9 3 396 -392 9 1 4 190 -186 3 5 4 542 -539 -9 1 5 45 -49 -7 5 5 75 -67 |  |
| -3 9 3 135 -138 -12 2 4 272 -272 5 5 4 222 -220 -7 1 5 334 -333 -5 5 5 115 114 |  |
| -1 9 3 396 393 -10 2 4 86 -85 7 5 4 597 -592 -5 1 5 159 157 -3 5 5 45 -40 |  |
| 1 9 3 294 -292 -8 2 4 113 -124 -10 6 4 314 -308 -3 1 5 427 -428 -1 5 5 31 39 |  |
| 3 9 3 329 -330 -6 2 4 42 -35 -8 6 4 337 335 -1 1 5 66 -68 3 5 5 76 70 |  |
| 5 9 3 322 319 -4 2 4 347 -343 -6 6 4 353 -351 1 1 5 168 -168 -10 6 5 186 190 |  |
| -4 10 3 53 38 -2 2 4 227 -228 -4 6 4 488 -484 3 1 5 99 -106 -8 6 5 47 -46 |  |
| -2 10 3 145 136 0 2 4 165 172 -2 6 4 292 296 5 1 5 122 -120 -6 6 5 249 244 |  |
| 0 10 3 48 -49 2 2 4 556 -561 0 6 4 213 -211 7 1 5 317 -327 -4 6 5 199 199 |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| 0 6 5 253 255 -10 0 6 795 -786 -8 2 6 221 215 2 4 6 313 -311 -7 1 7 239 245 |  |
| 2 6 5 101 99 -8 0 6 200 190 -6 2 6 150 151 -9 5 6 194 192 -5 1 7 107 -100 |  |
| 4 6 5 199 199 -6 0 6 408 -412 -4 2 6 97 97 -7 5 6 352 346 -3 1 7 258 260 |  |
| -9 7 5 201 -195 -4 0 6 719 -724 -2 2 6 110 110 -5 5 6 51 54 -1 1 7 74 83 |  |
| -5 7 5 608 -608 -2 0 6 355 -361 0 2 6 76 78 -3 5 6 839 841 1 1 7 199 215 |  |
| -3 7 5 120 114 0 0 6 394 -395 2 2 6 302 298 -1 5 6 56 52 -8 2 7 483 -487 |  |
| -1 7 5 310 -307 2 0 6 56 -61 -9 3 6 89 -88 1 5 6 309 306 -6 2 7 129 -131 |  |
| 1 7 5 280 -276 4 0 6 775 -798 -7 3 6 199 -196 3 5 6 354 363 -4 2 7 251 -251 |  |
| 3 7 5 239 -239 -9 1 6 104 106 -5 3 6 181 -181 -8 6 6 288 -286 -2 2 7 240 -246 |  |
| -8 8 5 586 -584 -7 1 6 306 -299 -1 3 6 274 -273 -6 6 6 219 213 0 2 7 53 -43 |  |
| -6 8 5 52 -49 -5 1 6 227 224 1 3 6 179 -176 -4 6 6 187 183 -7 3 7 228 -231 |  |
| -4 8 5 103 -95 -3 1 6 377 -381 3 3 6 47 -49 0 6 6 228 221 -5 3 7 558 -562 |  |
| -2 8 5 480 -480 -1 1 6 82 78 -8 4 6 80 -79 2 6 6 238 -240 -3 3 7 210 207 |  |
| 0 8 5 80 -86 1 1 6 144 -138 -6 4 6 190 189 -5 7 6 219 -210 -1 3 7 433 -435 |  |
| 2 8 5 488 -483 3 1 6 70 65 -4 4 6 125 -126 -3 7 6 229 223 -6 4 7 147 148 |  |
| -3 9 5 406 406 -10 2 6 104 -98 0 4 6 339 338 -1 7 6 240 -235 -4 4 7 78 79 |  |
| -1 9 5 202 -207 |  |
| OBSERVED AND CALCULATED STRUCTURE FACTORS FOR THE SAMPLE - DISORDERING 750°C 6 DAYS |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| 2 0 0 123 132 0 6 0 1030-1052 -9 1 1 39 -33 -10 4 1 303 -301 -5 7 1 856 -870 |  |
| 4 0 0 137 143 2 6 0 269 279 -7 1 1 368 -381 -8 4 1 155 -158 -3 7 1 68 68 |  |
| 6 0 0 847 858 4 6 0 185 -181 -5 1 1 151 153 -6 4 1 103 -102 -1 7 1 457 -459 |  |
| 8 0 0 757 780 6 6 0 33 27 -3 1 1 836 -833 -4 4 1 87 -80 1 7 1 605 -610 |  |
| 10 0 0 583 569 8 6 0 181 -179 -1 1 1 62 -64 -2 4 1 234 233 3 7 1 69 -65 |  |
| 12 0 0 101 -93 10 6 0 386 -385 1 1 1 146 -147 0 4 1 904 -903 5 7 1 496 -507 |  |
| 1 1 0 41 35 12 6 0 319 323 3 1 1 765 -760 2 4 1 231 227 7 7 1 93 -97 |  |
| 3 1 0 801 783 1 7 0 31 -28 5 1 1 49 45 4 4 1 378 -373 9 7 1 512 -513 |  |
| 5 1 0 604 -611 3 7 0 126 113 7 1 1 305 -301 6 4 1 64 66 -8 8 1 396 -395 |  |
| 7 1 0 428 443 5 7 0 464 464 9 1 1 54 53 10 4 1 334 -338 -6 8 1 228 -225 |  |
| 11 1 0 299 292 7 7 0 296 -294 11 1 1 360 -350 -11 5 1 102 -106 -4 8 1 211 -205 |  |
| 13 1 0 154 -155 9 7 0 208 206 -12 2 1 665 671 -9 5 1 90 91 -2 8 1 975 -991 |  |
| 0 2 0 243 236 0 8 0 37 -39 -8 2 1 379 380 -7 5 1 63 65 0 8 1 223 229 |  |
| 2 2 0 637 -636 2 8 0 276 -283 -6 2 1 470 486 -5 5 1 87 95 2 8 1 580 -586 |  |
| 4 2 0 230 -229 4 8 0 396 -399 -4 2 1 658 663 -3 5 1 167 -158 4 8 1 199 -201 |  |
| 6 2 0 183 -188 6 8 0 57 -57 -2 2 1 1286 1244 -1 5 1 302 302 6 8 1 579 -579 |  |
| 8 2 0 221 -218 8 8 0 75 -82 2 2 1 1088 1048 1 5 1 94 99 8 8 1 200 -194 |  |
| 12 2 0 187 -181 10 8 0 290 -294 4 2 1 301 290 3 5 1 211 -202 -9 9 1 50 -46 |  |
| 1 3 0 122 107 1 9 0 40 -47 6 2 1 728 738 5 5 1 194 195 -7 9 1 576 585 |  |
| 3 3 0 618 625 3 9 0 205 204 8 2 1 425 418 7 5 1 44 44 -5 9 1 419 -421 |  |
| 5 3 0 393 394 5 9 0 186 -190 10 2 1 56 -49 9 5 1 53 58 -3 9 1 96 99 |  |
| 7 3 0 81 -86 7 9 0 166 156 12 2 1 465 462 11 5 1 72 -72 -1 9 1 88 93 |  |
| 9 3 0 301 309 9 9 0 87 -83 -13 3 1 218 219 -10 6 1 212 217 1 9 1 201 200 |  |
| 11 3 0 182 180 0 10 0 743 757 -11 3 1 297 290 -8 6 1 36 28 3 9 1 165 169 |  |
| 2 4 0 169 163 2 10 0 76 77 -9 3 1 697 710 -6 6 1 274 270 5 9 1 335 -325 |  |
| 4 4 0 639 -659 4 10 0 544 547 -7 3 1 428 -446 -4 6 1 358 357 7 9 1 355 359 |  |
| 6 4 0 284 284 6 10 0 226 232 -5 3 1 1080 1114 -2 6 1 104 -111 -8 10 1 137 -123 |  |
| 8 4 0 139 136 8 10 0 203 200 -3 3 1 952 953 0 6 1 494 497 -2 10 1 386 -377 |  |
| 10 4 0 458 -460 1 11 0 63 75 -1 3 1 890 875 2 6 1 217 203 0 10 1 174 177 |  |
| 12 4 0 189 191 3 11 0 266 276 1 3 1 195 -190 4 6 1 235 238 2 10 1 74 -59 |  |
| 1 5 0 955 -961 5 11 0 322 -306 3 3 1 392 381 6 6 1 60 62 4 10 1 94 -84 |  |
| 3 5 0 698 -718 7 11 0 337 352 5 3 1 1449 1444 8 6 1 224 225 6 10 1 212 -208 |  |
| 5 5 0 92 103 0 12 0 415 408 7 3 1 165 -174 10 6 1 210 211 -5 11 1 223 -229 |  |
| 7 5 0 1097-1121 2 12 0 254 -266 9 3 1 460 455 -11 7 1 113 -122 -3 11 1 70 -86 |  |
| 9 5 0 138 -132 4 12 0 107 -117 11 3 1 119 124 -9 7 1 306 -307 -1 11 1 98 -100 |  |
| 11 5 0 417 -409 -11 1 1 269 -270 -12 4 1 283 284 -7 7 1 33 26 1 11 1 317 -333 |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| 3 11 1 149 -162 4 2 2 371 -376 9 5 2 136 146 -5 9 2 163 167 -12 2 3 532 -525 |  |
| -2 12 1 303 288 6 2 2 412 407 -12 6 2 245 -239 -3 9 2 105 -103 -10 2 3 88 -81 |  |
| 2 12 1 451 444 8 2 2 352 342 -10 6 2 95 86 -1 9 2 56 60 -8 2 3 661 -663 |  |
| -14 0 2 538 -551 10 2 2 105 -103 -8 6 2 45 36 1 9 2 97 -89 -6 2 3 105 -99 |  |
| -12 0 2 102 93 -13 3 2 182 -188 -6 6 2 580 569 3 9 2 70 -57 -4 2 3 260 -264 |  |
| -10 0 2 706 -706 -11 3 2 42 -42 -4 6 2 67 61 5 9 2 152 154 -2 2 3 1181-1181 |  |
| -8 0 2 327 -333 -9 3 2 154 -151 -2 6 2 673 -676 7 9 2 205 -196 0 2 3 107 -104 |  |
| -6 0 2 983-1007 -7 3 2 283 -285 0 6 2 988 983 -8 10 2 168 -166 2 2 3 764 -765 |  |
| -4 0 2 1063-1081 -5 3 2 336 -331 2 6 2 47 -50 -6 10 2 266 -267 4 2 3 61 67 |  |
| -2 0 2 358 344 -3 3 2 81 73 4 6 2 241 236 -4 10 2 500 -502 6 2 3 663 -655 |  |
| 2 0 2 919 -926 -1 3 2 614 -598 6 6 2 152 -157 -2 10 2 142 -145 8 2 3 347 -334 |  |
| 4 0 2 1136-1148 1 3 2 467 -453 8 6 2 156 154 0 10 2 583 -589 10 2 3 71 -71 |  |
| 6 0 2 83 67 3 3 2 44 38 10 6 2 229 233 2 10 2 49 -47 -11 3 3 348 -344 |  |
| 8 0 2 476 -471 5 3 2 319 -311 -11 7 2 45 -42 4 10 2 669 -671 -9 3 3 772 -768 |  |
| 10 0 2 817 -796 7 3 2 249 -251 -9 7 2 182 -181 6 10 2 130 -134 -7 3 3 243 249 |  |
| -13 1 2 172 -176 9 3 2 145 -143 -7 7 2 173 173 -7 11 2 434 -444 -5 3 3 722 -726 |  |
| -11 1 2 41 32 -12 4 2 241 -242 -5 7 2 320 -314 -5 11 2 217 198 -3 3 3 287 -272 |  |
| -9 1 2 259 274 -10 4 2 221 221 -3 7 2 125 123 -3 11 2 211 -226 -1 3 3 1181-1170 |  |
| -7 1 2 942 -970 -6 4 2 142 150 -1 7 2 381 -378 -1 11 2 131 110 1 3 3 265 -254 |  |
| -5 1 2 325 335 -4 4 2 55 62 1 7 2 58 -54 1 11 2 168 -183 3 3 3 34 -21 |  |
| -3 1 2 75 76 -2 4 2 241 -231 3 7 2 209 215 3 11 2 253 -268 5 3 3 806 -810 |  |
| -1 1 2 30 25 0 4 2 639 631 5 7 2 360 -357 5 11 2 242 223 7 3 3 114 -116 |  |
| 1 1 2 670 -663 2 4 2 444 -439 7 7 2 34 -26 -2 12 2 375 386 9 3 3 536 -531 |  |
| 3 1 2 267 -267 4 4 2 368 373 9 7 2 165 -167 0 12 2 244 -231 -12 4 3 131 -124 |  |
| 5 1 2 389 385 8 4 2 80 -77 -10 8 2 163 165 -13 1 3 67 71 -10 4 3 215 207 |  |
| 7 1 2 530 -524 10 4 2 95 86 -8 8 2 197 201 -11 1 3 100 101 -8 4 3 175 -178 |  |
| 9 1 2 268 263 -13 5 2 208 210 -6 8 2 161 157 -9 1 3 91 83 -6 4 3 384 390 |  |
| 11 1 2 253 -248 -11 5 2 375 374 -4 8 2 174 176 -7 1 3 415 415 -4 4 3 323 315 |  |
| -12 2 2 327 325 -9 5 2 175 172 -2 8 2 270 268 -5 1 3 251 -254 -2 4 3 450 -447 |  |
| -10 2 2 251 -246 -7 5 2 931 932 0 8 2 244 247 -3 1 3 666 678 0 4 3 451 451 |  |
| -8 2 2 282 281 -5 5 2 127 106 2 8 2 119 121 -1 1 3 126 111 4 4 3 432 433 |  |
| -6 2 2 508 507 -3 5 2 1048 1055 4 8 2 248 253 1 1 3 48 43 6 4 3 147 -145 |  |
| -4 2 2 196 -192 -1 5 2 147 144 6 8 2 240 241 3 1 3 353 348 8 4 3 84 85 |  |
| -2 2 2 208 209 1 5 2 730 710 8 8 2 72 73 5 1 3 162 158 10 4 3 203 208 |  |
| 0 2 2 627 613 3 5 2 1101 1100 -9 9 2 136 136 7 1 3 294 293 -11 5 3 67 -76 |  |
| 2 2 2 468 462 7 5 2 586 586 -7 9 2 270 -259 9 1 3 172 -164 -9 5 3 70 65 |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| -7 5 3 47 42 1 9 3 326 -327 -6 2 4 42 -34 -8 6 4 358 347 -1 1 5 65 -67 |  |
| -5 5 3 341 -345 3 9 3 342 -345 -4 2 4 343 -336 -6 6 4 345 -335 1 1 5 169 -168 |  |
| -3 5 3 206 204 5 9 3 312 310 -2 2 4 209 -209 -4 6 4 470 -458 3 1 5 89 -90 |  |
| -1 5 3 39 21 -4 10 3 61 50 0 2 4 161 167 -2 6 4 310 309 5 1 5 136 -132 |  |
| 1 5 3 277 -280 -2 10 3 164 151 2 2 4 557 -565 0 6 4 196 -189 7 1 5 325 -331 |  |
| 5 5 3 108 104 0 10 3 49 -33 4 2 4 43 -41 2 6 4 85 74 -12 2 5 388 379 |  |
| 9 5 3 223 -225 2 10 3 228 219 8 2 4 163 -160 4 6 4 566 -567 -10 2 5 44 -38 |  |
| -10 6 3 229 -230 4 10 3 136 -145 -11 3 4 192 188 6 6 4 269 264 -8 2 5 641 633 |  |
| -8 6 3 132 -127 -3 11 3 171 179 -9 3 4 246 246 -9 7 4 281 277 -6 2 5 163 166 |  |
| -6 6 3 156 -155 -1 11 3 151 164 -7 3 4 46 -45 -7 7 4 195 -187 -4 2 5 208 202 |  |
| -4 6 3 195 -186 1 11 3 171 171 -5 3 4 293 283 -5 7 4 213 204 -2 2 5 497 489 |  |
| -2 6 3 169 -168 -12 0 4 141 149 -3 3 4 290 286 -3 7 4 62 -67 0 2 5 151 154 |  |
| 0 6 3 350 -343 -10 0 4 440 439 -1 3 4 176 168 -1 7 4 296 284 2 2 5 744 750 |  |
| 2 6 3 51 50 -6 0 4 1039 1063 1 3 4 99 95 3 7 4 39 35 4 2 5 143 -141 |  |
| 4 6 3 374 -372 -4 0 4 762 769 3 3 4 308 310 5 7 4 171 161 6 2 5 365 367 |  |
| 6 6 3 122 -125 -2 0 4 53 -54 5 3 4 212 205 -8 8 4 180 -173 -11 3 5 114 111 |  |
| 8 6 3 79 -79 0 0 4 1030 1034 9 3 4 233 241 -6 8 4 52 -58 -9 3 5 629 626 |  |
| -11 7 3 134 131 2 0 4 238 223 -12 4 4 241 236 -4 8 4 211 -206 -7 3 5 152 145 |  |
| -9 7 3 423 413 4 0 4 901 907 -10 4 4 370 -364 -2 8 4 292 -280 -5 3 5 465 460 |  |
| -5 7 3 584 577 6 0 4 198 197 -8 4 4 162 159 0 8 4 124 -124 -3 3 5 180 -165 |  |
| -1 7 3 625 617 8 0 4 365 354 -4 4 4 238 -234 2 8 4 83 -87 -1 3 5 913 911 |  |
| 1 7 3 275 276 -13 1 4 139 133 0 4 4 148 -147 4 8 4 266 -263 1 3 5 260 267 |  |
| 3 7 3 112 113 -11 1 4 144 140 2 4 4 340 332 -7 9 4 109 94 3 3 5 120 117 |  |
| 5 7 3 456 453 -9 1 4 158 -151 4 4 4 469 -468 -5 9 4 127 -131 5 3 5 423 418 |  |
| -10 8 3 40 34 -7 1 4 277 276 6 4 4 109 109 -3 9 4 246 226 -10 4 5 274 -270 |  |
| -8 8 3 391 381 -5 1 4 114 -124 8 4 4 70 64 -1 9 4 167 -159 -8 4 5 177 176 |  |
| -6 8 3 171 166 -3 1 4 739 765 -11 5 4 223 -222 3 9 4 105 95 -6 4 5 165 -169 |  |
| -4 8 3 235 226 -1 1 4 504 -503 -7 5 4 852 -841 -6 10 4 367 360 -4 4 5 209 -199 |  |
| -2 8 3 635 630 1 1 4 48 40 -5 5 4 154 -146 -4 10 4 309 309 0 4 5 222 -226 |  |
| 2 8 3 703 693 3 1 4 477 475 -3 5 4 818 -805 -2 10 4 177 181 2 4 5 244 245 |  |
| 4 8 3 167 -158 5 1 4 83 -82 -1 5 4 143 -134 0 10 4 532 536 4 4 5 435 -443 |  |
| 6 8 3 432 434 7 1 4 144 134 1 5 4 585 -575 -11 1 5 53 -52 -9 5 5 66 68 |  |
| -9 9 3 323 326 9 1 4 206 -193 3 5 4 522 -525 -9 1 5 49 -52 -7 5 5 59 -53 |  |
| -7 9 3 418 -409 -12 2 4 258 -258 5 5 4 235 -238 -7 1 5 320 -317 -5 5 5 128 123 |  |
| -3 9 3 156 -158 -10 2 4 76 -80 7 5 4 599 -605 -5 1 5 157 157 -3 5 5 29 -31 |  |
| -1 9 3 392 387 -8 2 4 122 -118 -10 6 4 296 -288 -3 1 5 427 -428 -1 5 5 53 47 |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| 3 5 5 88 89 0 8 5 70 -80 3 1 6 85 88 -4 4 6 141 -133 -1 7 6 243 -243 |  |
| 5 5 5 41 41 2 8 5 489 -491 -10 2 6 102 -96 0 4 6 337 343 -7 1 7 218 232 |  |
| -10 6 5 185 186 -3 9 5 442 428 -8 2 6 210 207 2 4 6 310 -317 -5 1 7 99 -100 |  |
| -8 6 5 41 -41 -1 9 5 205 -202 -6 2 6 144 145 -9 5 6 196 193 -3 1 7 247 253 |  |
| -6 6 5 258 252 -10 0 6 718 -735 -4 2 6 87 97 -7 5 6 335 331 -1 1 7 83 84 |  |
| -4 6 5 203 199 -8 0 6 198 193 -2 2 6 95 97 -5 5 6 57 56 1 1 7 203 221 |  |
| 0 6 5 263 263 -6 0 6 394 -405 0 2 6 77 77 -3 5 6 827 829 -8 2 7 459 -463 |  |
| 2 6 5 101 102 -4 0 6 666 -689 2 2 6 299 298 -1 5 6 71 48 -6 2 7 118 -120 |  |
| 4 6 5 210 208 -2 0 6 341 -357 -9 3 6 90 -91 1 5 6 313 323 -4 2 7 255 -260 |  |
| -9 7 5 197 -193 0 0 6 373 -378 -7 3 6 203 -198 3 5 6 343 353 -2 2 7 223 -232 |  |
| -5 7 5 620 -614 2 0 6 64 -64 -5 3 6 175 -180 -8 6 6 294 -289 0 2 7 42 -46 |  |
| -3 7 5 116 113 4 0 6 783 -794 -1 3 6 284 -282 -6 6 6 209 204 -7 3 7 219 -224 |  |
| -1 7 5 332 -325 -9 1 6 94 97 1 3 6 177 -178 -4 6 6 153 156 -5 3 7 519 -531 |  |
| 1 7 5 287 -288 -7 1 6 283 -277 3 3 6 58 -54 0 6 6 210 204 -3 3 7 214 210 |  |
| 3 7 5 261 -265 -5 1 6 225 225 -10 4 6 122 119 2 6 6 235 -253 -1 3 7 416 -433 |  |
| -8 8 5 578 -568 -3 1 6 369 -372 -8 4 6 73 -71 -5 7 6 212 -206 -6 4 7 156 154 |  |
| -4 8 5 110 -103 -1 1 6 82 83 -6 4 6 195 188 -3 7 6 231 224 -4 4 7 70 74 |  |
| -2 8 5 470 -468 1 1 6 148 -142 |  |
| OBSERVED AND CALCULATED STRUCTURE FACTORS FOR THE SAMPLE - ORDERING 800°C 10 MINUTES |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| 2 0 0 135 146 9 5 0 146 -137 -9 1 1 33 -28 -12 4 1 301 296 -5 7 1 840 -858 |  |
| 4 0 0 144 147 11 5 0 403 -402 -7 1 1 373 -379 -10 4 1 299 -296 -3 7 1 74 77 |  |
| 6 0 0 898 887 0 6 0 1081-1094 -5 1 1 157 158 -8 4 1 136 -141 -1 7 1 428 -435 |  |
| 8 0 0 779 795 2 6 0 241 248 -3 1 1 851 -849 -6 4 1 90 -84 1 7 1 586 -595 |  |
| 10 0 0 605 589 4 6 0 203 -197 -1 1 1 57 -59 -4 4 1 72 -62 3 7 1 80 -56 |  |
| 12 0 0 108 -94 8 6 0 220 -194 1 1 1 132 -132 -2 4 1 243 253 5 7 1 488 -491 |  |
| 1 1 0 68 54 10 6 0 406 -401 3 1 1 757 -760 0 4 1 890 -895 7 7 1 83 -82 |  |
| 3 1 0 834 823 12 6 0 317 317 5 1 1 53 52 2 4 1 253 256 9 7 1 501 -497 |  |
| 5 1 0 600 -604 1 7 0 28 -27 7 1 1 304 -303 4 4 1 354 -349 -8 8 1 392 -397 |  |
| 7 1 0 446 460 3 7 0 101 96 9 1 1 55 53 6 4 1 62 69 -6 8 1 225 -224 |  |
| 11 1 0 296 292 5 7 0 454 450 11 1 1 337 -341 10 4 1 337 -331 -4 8 1 217 -212 |  |
| 13 1 0 141 -146 7 7 0 292 -292 -12 2 1 690 689 -11 5 1 116 -114 -2 8 1 991 -997 |  |
| 0 2 0 242 239 9 7 0 205 203 -8 2 1 391 385 -9 5 1 81 86 0 8 1 220 219 |  |
| 2 2 0 655 -649 2 8 0 248 -254 -6 2 1 474 486 -7 5 1 55 54 2 8 1 577 -580 |  |
| 4 2 0 229 -225 4 8 0 372 -373 -4 2 1 683 676 -5 5 1 76 80 4 8 1 212 -213 |  |
| 6 2 0 174 -180 6 8 0 52 -43 -2 2 1 1384 1360 -3 5 1 188 -175 6 8 1 571 -571 |  |
| 8 2 0 227 -224 8 8 0 64 -67 0 2 1 397 -375 -1 5 1 279 284 8 8 1 207 -200 |  |
| 10 2 0 39 -30 10 8 0 275 -275 2 2 1 1105 1092 1 5 1 83 86 -9 9 1 64 -58 |  |
| 12 2 0 187 -183 1 9 0 44 -47 4 2 1 312 302 3 5 1 218 -214 -7 9 1 557 560 |  |
| 1 3 0 98 87 3 9 0 198 195 6 2 1 712 733 5 5 1 177 181 -5 9 1 436 -431 |  |
| 3 3 0 607 610 5 9 0 182 -187 8 2 1 440 424 7 5 1 47 28 -3 9 1 78 79 |  |
| 5 3 0 379 376 7 9 0 156 150 10 2 1 57 -53 9 5 1 51 51 -1 9 1 72 72 |  |
| 7 3 0 91 -94 9 9 0 84 -81 12 2 1 474 470 11 5 1 74 -75 1 9 1 174 170 |  |
| 9 3 0 294 300 0 10 0 729 728 -13 3 1 226 227 -10 6 1 209 210 3 9 1 146 151 |  |
| 11 3 0 175 175 2 10 0 65 68 -11 3 1 311 312 -6 6 1 261 259 5 9 1 346 -336 |  |
| 0 4 0 36 -37 4 10 0 525 525 -9 3 1 711 727 -4 6 1 349 343 7 9 1 338 336 |  |
| 2 4 0 173 167 6 10 0 218 225 -7 3 1 420 -438 -2 6 1 107 -123 -8 10 1 131 -116 |  |
| 4 4 0 639 -652 8 10 0 181 185 -5 3 1 1149 1164 0 6 1 477 475 -6 10 1 46 33 |  |
| 6 4 0 276 276 1 11 0 80 93 -3 3 1 991 999 2 6 1 206 191 -2 10 1 367 -354 |  |
| 8 4 0 148 140 3 11 0 272 280 -1 3 1 923 920 4 6 1 224 223 0 10 1 169 178 |  |
| 10 4 0 460 -456 5 11 0 297 -282 1 3 1 169 -166 6 6 1 55 54 2 10 1 66 -53 |  |
| 12 4 0 193 195 7 11 0 343 360 3 3 1 389 386 8 6 1 217 212 4 10 1 83 -67 |  |
| 1 5 0 983 -972 0 12 0 411 390 5 3 1 1509 1530 10 6 1 206 207 6 10 1 193 -187 |  |
| 3 5 0 703 -717 2 12 0 235 -251 7 3 1 150 -157 -11 7 1 112 -120 -7 11 1 214 -219 |  |
| 5 5 0 95 107 -13 1 1 48 -22 9 3 1 456 453 -9 7 1 294 -297 -5 11 1 200 -213 |  |
| 7 5 0 1132-1136 -11 1 1 263 -268 11 3 1 138 138 -7 7 1 33 33 -3 11 1 60 -72 |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| -1 11 1 85 -87 -6 2 2 517 515 -3 5 2 1054 1065 6 8 2 224 224 5 1 3 144 142 |  |
| 1 11 1 302 -312 -4 2 2 198 -193 -1 5 2 152 149 8 8 2 58 60 7 1 3 292 297 |  |
| 3 11 1 135 -148 -2 2 2 202 202 1 5 2 709 704 -9 9 2 129 135 9 1 3 166 -156 |  |
| 5 11 1 38 26 0 2 2 610 606 3 5 2 1108 1116 -7 9 2 254 -248 -12 2 3 549 -543 |  |
| -4 12 1 162 140 2 2 2 473 469 7 5 2 585 584 -5 9 2 153 163 -10 2 3 97 -86 |  |
| -2 12 1 289 263 4 2 2 357 -364 9 5 2 143 154 -3 9 2 103 -100 -8 2 3 677 -679 |  |
| 2 12 1 429 411 6 2 2 390 395 -12 6 2 236 -230 -1 9 2 61 59 -6 2 3 105 -103 |  |
| -14 0 2 566 -579 8 2 2 345 341 -10 6 2 111 102 1 9 2 91 -78 -4 2 3 253 -258 |  |
| -12 0 2 105 93 10 2 2 104 -99 -8 6 2 60 50 3 9 2 66 -57 -2 2 3 1238-1238 |  |
| -10 0 2 733 -726 -13 3 2 182 -186 -6 6 2 594 589 5 9 2 150 150 0 2 3 103 -99 |  |
| -8 0 2 347 -348 -11 3 2 42 -39 -4 6 2 103 92 7 9 2 193 -184 2 2 3 756 -765 |  |
| -6 0 2 1044-1048 -9 3 2 143 -142 -2 6 2 645 -656 -8 10 2 155 -161 4 2 3 62 56 |  |
| -4 0 2 1131-1139 -7 3 2 281 -276 0 6 2 1004 1011 -6 10 2 252 -257 6 2 3 645 -648 |  |
| -2 0 2 362 341 -5 3 2 323 -321 2 6 2 35 -22 -4 10 2 477 -482 8 2 3 347 -344 |  |
| 0 0 2 1546-1516 -3 3 2 98 90 4 6 2 255 251 -2 10 2 135 -133 10 2 3 56 -59 |  |
| 2 0 2 955 -962 -1 3 2 586 -580 6 6 2 132 -132 0 10 2 570 -573 -11 3 3 363 -363 |  |
| 4 0 2 1165-1182 1 3 2 449 -440 8 6 2 159 154 4 10 2 637 -633 -9 3 3 794 -803 |  |
| 6 0 2 65 51 3 3 2 52 51 10 6 2 258 256 6 10 2 131 -133 -7 3 3 235 245 |  |
| 8 0 2 456 -464 5 3 2 302 -297 -11 7 2 42 -41 -7 11 2 435 -448 -5 3 3 739 -752 |  |
| 10 0 2 811 -820 7 3 2 242 -240 -9 7 2 176 -177 -5 11 2 190 174 -3 3 3 300 -291 |  |
| -13 1 2 190 -189 9 3 2 148 -135 -7 7 2 174 178 -3 11 2 220 -234 -1 3 3 1214-1214 |  |
| -11 1 2 29 26 -12 4 2 253 -246 -5 7 2 312 -311 -1 11 2 106 86 1 3 3 288 -284 |  |
| -9 1 2 258 271 -10 4 2 224 223 -3 7 2 129 131 1 11 2 172 -188 3 3 3 28 -19 |  |
| -7 1 2 992-1009 -6 4 2 144 148 -1 7 2 366 -359 3 11 2 274 -280 5 3 3 825 -830 |  |
| -5 1 2 322 322 -4 4 2 53 61 1 7 2 59 -54 5 11 2 220 203 7 3 3 123 -129 |  |
| -3 1 2 70 62 -2 4 2 248 -237 3 7 2 210 216 -2 12 2 351 368 9 3 3 535 -533 |  |
| -1 1 2 17 1 0 4 2 632 637 5 7 2 349 -350 0 12 2 246 -227 -12 4 3 142 -136 |  |
| 1 1 2 685 -681 2 4 2 437 -440 9 7 2 163 -161 -13 1 3 73 71 -10 4 3 204 202 |  |
| 3 1 2 281 -289 4 4 2 343 355 -10 8 2 160 157 -11 1 3 98 101 -8 4 3 189 -193 |  |
| 5 1 2 379 383 8 4 2 81 -81 -8 8 2 180 182 -9 1 3 84 80 -6 4 3 370 373 |  |
| 7 1 2 533 -534 10 4 2 97 87 -6 8 2 134 136 -7 1 3 418 421 -4 4 3 312 306 |  |
| 9 1 2 247 246 -13 5 2 226 220 -4 8 2 156 159 -5 1 3 263 -267 -2 4 3 459 -471 |  |
| 11 1 2 248 -246 -11 5 2 368 371 -2 8 2 246 246 -3 1 3 670 674 0 4 3 434 438 |  |
| -12 2 2 332 333 -9 5 2 174 172 0 8 2 224 226 -1 1 3 122 118 2 4 3 31 -44 |  |
| -10 2 2 252 -250 -7 5 2 945 952 2 8 2 96 95 1 1 3 46 39 4 4 3 410 411 |  |
| -8 2 2 287 283 -5 5 2 122 103 4 8 2 227 232 3 1 3 345 343 6 4 3 150 -148 |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| 8 4 3 75 68 -9 9 3 344 340 3 1 4 500 496 -3 5 4 808 -809 -4 10 4 301 304 |  |
| 10 4 3 212 210 -7 9 3 393 -391 5 1 4 79 -84 -1 5 4 151 -135 -2 10 4 159 165 |  |
| -11 5 3 69 -70 -5 9 3 27 -22 7 1 4 145 141 1 5 4 564 -563 0 10 4 519 520 |  |
| -9 5 3 84 75 -3 9 3 156 -140 9 1 4 193 -185 3 5 4 540 -539 -11 1 5 46 -52 |  |
| -7 5 3 68 56 -1 9 3 399 392 -12 2 4 272 -268 5 5 4 223 -223 -9 1 5 40 -46 |  |
| -5 5 3 335 -341 1 9 3 291 -291 -10 2 4 79 -80 7 5 4 601 -596 -7 1 5 329 -330 |  |
| -3 5 3 216 212 3 9 3 326 -332 -8 2 4 109 -120 -10 6 4 316 -305 -5 1 5 164 163 |  |
| -1 5 3 57 44 5 9 3 328 318 -6 2 4 52 -34 -8 6 4 340 334 -3 1 5 418 -424 |  |
| 1 5 3 254 -262 -4 10 3 52 39 -4 2 4 340 -338 -6 6 4 349 -348 -1 1 5 68 -65 |  |
| 5 5 3 110 106 -2 10 3 149 138 -2 2 4 222 -223 -4 6 4 493 -486 1 1 5 162 -167 |  |
| 9 5 3 211 -212 0 10 3 50 -48 0 2 4 170 178 -2 6 4 288 296 3 1 5 99 -102 |  |
| -10 6 3 229 -227 2 10 3 217 207 2 2 4 546 -559 0 6 4 217 -211 5 1 5 120 -117 |  |
| -8 6 3 121 -122 4 10 3 127 -143 4 2 4 54 -53 2 6 4 65 57 7 1 5 317 -328 |  |
| -6 6 3 150 -144 -5 11 3 75 74 8 2 4 159 -159 4 6 4 574 -573 -12 2 5 401 399 |  |
| -4 6 3 180 -174 -3 11 3 150 163 -11 3 4 190 184 6 6 4 235 235 -10 2 5 43 -38 |  |
| -2 6 3 161 -157 -1 11 3 138 148 -9 3 4 243 245 -9 7 4 279 278 -8 2 5 653 654 |  |
| 0 6 3 337 -333 1 11 3 152 155 -7 3 4 57 -53 -7 7 4 189 -193 -6 2 5 177 176 |  |
| 2 6 3 54 60 3 11 3 130 139 -5 3 4 283 273 -5 7 4 207 204 -4 2 5 193 194 |  |
| 4 6 3 355 -354 -12 0 4 151 164 -3 3 4 278 278 -3 7 4 66 -71 -2 2 5 510 510 |  |
| 6 6 3 119 -123 -10 0 4 464 460 -1 3 4 162 158 -1 7 4 280 272 0 2 5 150 147 |  |
| 8 6 3 76 -70 -6 0 4 1088 1103 1 3 4 87 86 3 7 4 33 24 2 2 5 757 754 |  |
| -11 7 3 137 128 -4 0 4 821 812 3 3 4 293 296 5 7 4 171 162 4 2 5 137 -135 |  |
| -9 7 3 411 409 -2 0 4 61 -61 5 3 4 205 198 -10 8 4 199 -196 6 2 5 359 357 |  |
| -7 7 3 33 -24 0 0 4 1056 1065 9 3 4 228 232 -8 8 4 167 -166 -11 3 5 115 115 |  |
| -5 7 3 565 567 2 0 4 246 233 -12 4 4 247 248 -6 8 4 44 -46 -9 3 5 657 665 |  |
| -1 7 3 591 596 4 0 4 908 920 -10 4 4 366 -369 -4 8 4 183 -184 -7 3 5 153 155 |  |
| 1 7 3 261 265 6 0 4 213 212 -8 4 4 160 157 -2 8 4 258 -257 -5 3 5 490 483 |  |
| 3 7 3 94 95 8 0 4 342 338 -4 4 4 233 -233 0 8 4 117 -118 -3 3 5 163 -160 |  |
| 5 7 3 451 448 -13 1 4 148 146 0 4 4 151 -156 2 8 4 64 -73 -1 3 5 924 930 |  |
| -8 8 3 385 386 -11 1 4 154 151 2 4 4 333 328 4 8 4 238 -236 1 3 5 292 298 |  |
| -6 8 3 169 171 -9 1 4 157 -151 4 4 4 458 -449 -7 9 4 100 94 3 3 5 107 108 |  |
| -4 8 3 224 227 -7 1 4 299 299 6 4 4 104 106 -5 9 4 128 -133 5 3 5 432 429 |  |
| -2 8 3 640 640 -5 1 4 115 -122 8 4 4 77 68 -3 9 4 227 216 -10 4 5 278 -271 |  |
| 2 8 3 695 684 -3 1 4 775 786 -11 5 4 231 -233 -1 9 4 146 -152 -8 4 5 190 186 |  |
| 4 8 3 141 -136 -1 1 4 485 -485 -7 5 4 859 -862 3 9 4 100 91 -6 4 5 156 -157 |  |
| 6 8 3 420 424 1 1 4 46 39 -5 5 4 154 -149 -6 10 4 348 348 -4 4 5 199 -195 |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| 0 4 5 220 -226 -1 7 5 313 -310 4 0 6 793 -803 1 3 6 177 -175 2 6 6 234 -244 |  |
| 2 4 5 251 254 1 7 5 283 -278 -9 1 6 107 105 3 3 6 47 -49 -5 7 6 210 -210 |  |
| 4 4 5 429 -426 3 7 5 244 -244 -7 1 6 303 -299 -10 4 6 122 122 -3 7 6 231 223 |  |
| -9 5 5 68 65 -8 8 5 584 -582 -5 1 6 221 224 -8 4 6 80 -77 -1 7 6 239 -236 |  |
| -7 5 5 76 -67 -6 8 5 57 -52 -3 1 6 384 -385 -6 4 6 196 191 -7 1 7 236 246 |  |
| -5 5 5 114 116 -4 8 5 100 -96 -1 1 6 83 77 -4 4 6 126 -125 -5 1 7 107 -102 |  |
| -3 5 5 41 -37 -2 8 5 481 -482 1 1 6 144 -139 0 4 6 345 343 -3 1 7 253 258 |  |
| -1 5 5 39 41 0 8 5 76 -85 3 1 6 64 65 2 4 6 310 -311 -1 1 7 78 81 |  |
| 3 5 5 72 71 2 8 5 485 -486 -10 2 6 102 -97 -9 5 6 194 192 1 1 7 203 217 |  |
| 5 5 5 39 43 -5 9 5 132 -119 -8 2 6 217 211 -7 5 6 350 348 -8 2 7 483 -487 |  |
| -10 6 5 183 187 -3 9 5 406 409 -6 2 6 140 147 -5 5 6 54 53 -6 2 7 127 -133 |  |
| -8 6 5 45 -47 -1 9 5 209 -205 -4 2 6 91 96 -3 5 6 844 843 -4 2 7 253 -253 |  |
| -6 6 5 250 244 -10 0 6 783 -783 -2 2 6 107 110 -1 5 6 59 53 -2 2 7 269 -248 |  |
| -4 6 5 198 197 -8 0 6 198 191 0 2 6 75 74 1 5 6 314 310 -7 3 7 226 -231 |  |
| 0 6 5 257 254 -6 0 6 406 -410 2 2 6 300 296 3 5 6 356 365 -5 3 7 561 -566 |  |
| 2 6 5 99 97 -4 0 6 724 -725 -9 3 6 96 -88 -8 6 6 285 -286 -3 3 7 213 209 |  |
| 4 6 5 199 200 -2 0 6 358 -362 -7 3 6 198 -194 -6 6 6 216 210 -1 3 7 439 -436 |  |
| -9 7 5 204 -197 0 0 6 396 -397 -5 3 6 179 -181 -4 6 6 192 184 -6 4 7 151 147 |  |
| -5 7 5 608 -611 2 0 6 57 -59 -1 3 6 273 -274 0 6 6 230 222 -4 4 7 81 80 |  |
| -3 7 5 118 112 |  |
| OBSERVED AND CALCULATED STRUCTURE FACTORS FOR THE SAMPLE - ORDERING 800°C 20 MINUTES |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| 2 0 0 135 145 11 5 0 405 -399 -3 1 1 849 -849 -6 4 1 92 -87 -1 7 1 428 -436 |  |
| 4 0 0 145 145 0 6 0 1081-1095 -1 1 1 57 -61 -4 4 1 72 -63 1 7 1 578 -596 |  |
| 6 0 0 890 885 2 6 0 243 251 1 1 1 130 -133 -2 4 1 244 250 3 7 1 66 -53 |  |
| 8 0 0 768 790 4 6 0 201 -195 3 1 1 753 -759 0 4 1 889 -895 5 7 1 486 -492 |  |
| 10 0 0 600 589 8 6 0 190 -189 5 1 1 55 52 2 4 1 250 254 7 7 1 87 -82 |  |
| 12 0 0 104 -94 10 6 0 405 -401 7 1 1 302 -304 4 4 1 355 -350 9 7 1 503 -497 |  |
| 1 1 0 59 50 12 6 0 316 314 9 1 1 56 52 6 4 1 68 67 -8 8 1 392 -399 |  |
| 3 1 0 831 820 1 7 0 23 -26 11 1 1 335 -337 10 4 1 333 -330 -6 8 1 227 -223 |  |
| 5 1 0 602 -602 3 7 0 103 95 -12 2 1 693 688 -11 5 1 116 -113 -4 8 1 215 -213 |  |
| 7 1 0 445 458 5 7 0 458 452 -8 2 1 392 387 -9 5 1 85 86 -2 8 1 995 -999 |  |
| 11 1 0 294 290 7 7 0 290 -292 -6 2 1 471 484 -7 5 1 52 56 0 8 1 214 222 |  |
| 13 1 0 140 -141 9 7 0 204 201 -4 2 1 679 676 -5 5 1 78 81 2 8 1 582 -582 |  |
| 0 2 0 242 238 2 8 0 247 -255 -2 2 1 1384 1350 -3 5 1 186 -175 4 8 1 215 -214 |  |
| 2 2 0 661 -647 4 8 0 374 -375 0 2 1 396 -376 -1 5 1 281 286 6 8 1 573 -570 |  |
| 4 2 0 229 -227 6 8 0 57 -46 2 2 1 1103 1087 1 5 1 80 87 8 8 1 209 -202 |  |
| 6 2 0 176 -179 8 8 0 62 -66 4 2 1 311 302 3 5 1 215 -211 -9 9 1 68 -58 |  |
| 8 2 0 230 -223 10 8 0 276 -275 6 2 1 715 730 5 5 1 176 181 -7 9 1 559 563 |  |
| 12 2 0 186 -184 1 9 0 54 -49 8 2 1 438 426 7 5 1 35 28 -5 9 1 436 -433 |  |
| 1 3 0 99 89 3 9 0 203 196 10 2 1 64 -53 9 5 1 51 51 -3 9 1 76 79 |  |
| 3 3 0 611 610 5 9 0 179 -188 12 2 1 466 469 11 5 1 74 -72 1 9 1 171 172 |  |
| 5 3 0 375 379 7 9 0 161 151 -13 3 1 225 224 -10 6 1 208 212 3 9 1 147 152 |  |
| 7 3 0 90 -93 9 9 0 84 -84 -11 3 1 328 311 -8 6 1 32 18 5 9 1 349 -340 |  |
| 9 3 0 298 299 0 10 0 714 730 -9 3 1 718 725 -6 6 1 264 260 7 9 1 338 337 |  |
| 11 3 0 174 175 2 10 0 67 67 -7 3 1 422 -439 -4 6 1 346 346 -8 10 1 130 -118 |  |
| 0 4 0 41 -37 4 10 0 523 528 -5 3 1 1143 1160 -2 6 1 109 -122 -2 10 1 364 -355 |  |
| 2 4 0 177 168 6 10 0 221 224 -3 3 1 993 995 0 6 1 477 478 0 10 1 169 179 |  |
| 4 4 0 641 -652 8 10 0 183 185 -1 3 1 927 915 2 6 1 209 191 2 10 1 72 -54 |  |
| 6 4 0 276 274 1 11 0 81 94 1 3 1 169 -168 4 6 1 225 224 4 10 1 81 -68 |  |
| 8 4 0 147 143 3 11 0 271 282 3 3 1 390 385 6 6 1 53 56 6 10 1 192 -186 |  |
| 10 4 0 459 -456 5 11 0 301 -284 5 3 1 1507 1521 8 6 1 218 211 -7 11 1 221 -222 |  |
| 12 4 0 192 193 7 11 0 349 363 7 3 1 153 -158 10 6 1 203 206 -5 11 1 201 -213 |  |
| 1 5 0 973 -971 0 12 0 418 396 9 3 1 460 454 -11 7 1 119 -120 -3 11 1 63 -71 |  |
| 3 5 0 704 -718 2 12 0 239 -251 11 3 1 141 140 -9 7 1 301 -297 -1 11 1 80 -89 |  |
| 5 5 0 104 110 -11 1 1 260 -267 -12 4 1 304 296 -7 7 1 31 34 1 11 1 307 -314 |  |
| 7 5 0 1125-1135 -7 1 1 372 -379 -10 4 1 300 -297 -5 7 1 845 -860 3 11 1 137 -149 |  |
| 9 5 0 148 -139 -5 1 1 159 159 -8 4 1 158 -139 -3 7 1 94 80 5 11 1 41 27 |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| -4 12 1 161 138 4 2 2 360 -361 7 5 2 589 584 -3 9 2 101 -101 -8 2 3 677 -680 |  |
| -2 12 1 297 266 6 2 2 390 392 9 5 2 145 153 -1 9 2 58 60 -4 2 3 257 -259 |  |
| 2 12 1 436 413 8 2 2 344 339 -12 6 2 242 -233 1 9 2 91 -76 -2 2 3 1233-1235 |  |
| -14 0 2 569 -575 10 2 2 104 -99 -10 6 2 117 103 3 9 2 64 -58 0 2 3 104 -98 |  |
| -12 0 2 98 92 -13 3 2 184 -186 -8 6 2 55 49 5 9 2 152 152 2 2 3 757 -763 |  |
| -10 0 2 727 -728 -11 3 2 33 -37 -6 6 2 591 591 7 9 2 198 -185 4 2 3 48 52 |  |
| -8 0 2 337 -342 -9 3 2 149 -144 -4 6 2 103 89 -8 10 2 157 -159 6 2 3 642 -644 |  |
| -6 0 2 1033-1047 -7 3 2 282 -278 -2 6 2 644 -658 -6 10 2 252 -258 8 2 3 350 -343 |  |
| -4 0 2 1142-1135 -5 3 2 327 -321 0 6 2 1002 1010 -4 10 2 483 -484 10 2 3 64 -60 |  |
| -2 0 2 367 344 -3 3 2 99 89 4 6 2 254 249 -2 10 2 132 -132 -11 3 3 367 -365 |  |
| 0 0 2 1510-1503 -1 3 2 585 -581 6 6 2 130 -131 0 10 2 571 -576 -9 3 3 801 -801 |  |
| 2 0 2 950 -957 1 3 2 447 -441 8 6 2 159 154 4 10 2 643 -635 -7 3 3 238 246 |  |
| 4 0 2 1159-1176 3 3 2 55 50 10 6 2 260 256 6 10 2 136 -136 -5 3 3 740 -751 |  |
| 6 0 2 51 45 5 3 2 300 -297 -11 7 2 44 -40 -7 11 2 442 -452 -3 3 3 300 -289 |  |
| 8 0 2 447 -460 7 3 2 236 -239 -9 7 2 181 -177 -5 11 2 193 177 -1 3 3 1211-1210 |  |
| 10 0 2 802 -815 9 3 2 136 -137 -7 7 2 171 178 -3 11 2 219 -236 1 3 3 287 -284 |  |
| -13 1 2 189 -191 -12 4 2 252 -248 -5 7 2 313 -311 -1 11 2 106 88 3 3 3 38 -18 |  |
| -11 1 2 40 30 -10 4 2 225 225 -3 7 2 127 131 1 11 2 182 -190 5 3 3 823 -827 |  |
| -9 1 2 256 269 -6 4 2 144 147 -1 7 2 364 -359 3 11 2 276 -284 7 3 3 122 -128 |  |
| -7 1 2 994-1008 -4 4 2 60 59 1 7 2 56 -54 5 11 2 228 207 9 3 3 528 -529 |  |
| -5 1 2 322 327 -2 4 2 246 -236 3 7 2 207 215 -2 12 2 359 371 -12 4 3 141 -136 |  |
| -3 1 2 66 64 0 4 2 634 636 5 7 2 351 -348 0 12 2 249 -232 -10 4 3 206 204 |  |
| 1 1 2 681 -678 2 4 2 438 -439 9 7 2 161 -161 -13 1 3 71 72 -8 4 3 187 -194 |  |
| 3 1 2 280 -288 4 4 2 342 353 -10 8 2 164 159 -11 1 3 97 100 -6 4 3 375 377 |  |
| 5 1 2 381 383 8 4 2 85 -80 -8 8 2 184 184 -9 1 3 83 82 -4 4 3 310 305 |  |
| 7 1 2 535 -533 10 4 2 98 88 -6 8 2 134 136 -7 1 3 422 422 -2 4 3 457 -470 |  |
| 9 1 2 243 243 -13 5 2 226 222 -4 8 2 159 159 -5 1 3 266 -267 0 4 3 440 441 |  |
| 11 1 2 239 -241 -11 5 2 371 372 -2 8 2 245 250 -3 1 3 670 674 2 4 3 39 -44 |  |
| -12 2 2 327 331 -9 5 2 176 171 0 8 2 223 226 -1 1 3 129 118 4 4 3 407 407 |  |
| -10 2 2 254 -252 -7 5 2 945 952 2 8 2 93 98 1 1 3 48 40 6 4 3 145 -144 |  |
| -8 2 2 287 286 -5 5 2 125 104 4 8 2 229 232 3 1 3 343 344 8 4 3 71 68 |  |
| -6 2 2 514 514 -3 5 2 1056 1063 6 8 2 222 224 5 1 3 142 140 10 4 3 202 207 |  |
| -4 2 2 196 -193 -1 5 2 155 148 8 8 2 60 63 7 1 3 289 295 -11 5 3 71 -73 |  |
| -2 2 2 203 204 1 5 2 714 704 -9 9 2 129 135 9 1 3 160 -152 -9 5 3 81 77 |  |
| 0 2 2 606 605 3 5 2 1108 1115 -7 9 2 254 -249 -12 2 3 551 -543 -7 5 3 54 54 |  |
| 2 2 2 468 468 5 5 2 38 13 -5 9 2 157 167 -10 2 3 90 -84 -5 5 3 335 -343 |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| -3 5 3 214 212 1 9 3 293 -293 -6 2 4 39 -32 -10 6 4 312 -307 -3 1 5 420 -423 |  |
| -1 5 3 56 42 3 9 3 329 -331 -4 2 4 341 -341 -8 6 4 341 340 -1 1 5 64 -65 |  |
| 1 5 3 256 -262 5 9 3 327 319 -2 2 4 223 -222 -6 6 4 349 -351 1 1 5 164 -166 |  |
| 5 5 3 110 103 -4 10 3 51 41 0 2 4 178 178 -4 6 4 492 -486 3 1 5 99 -104 |  |
| 9 5 3 213 -208 -2 10 3 151 138 2 2 4 546 -555 -2 6 4 289 298 5 1 5 119 -115 |  |
| -10 6 3 229 -229 0 10 3 47 -48 4 2 4 54 -53 0 6 4 214 -210 7 1 5 315 -323 |  |
| -8 6 3 123 -123 2 10 3 215 207 8 2 4 157 -157 2 6 4 64 57 -12 2 5 403 400 |  |
| -6 6 3 148 -143 4 10 3 130 -142 -11 3 4 188 187 4 6 4 569 -570 -10 2 5 43 -39 |  |
| -4 6 3 184 -177 -3 11 3 152 164 -9 3 4 243 246 6 6 4 235 231 -8 2 5 655 656 |  |
| -2 6 3 161 -158 -1 11 3 140 148 -7 3 4 64 -55 -9 7 4 274 277 -6 2 5 176 175 |  |
| 0 6 3 340 -334 1 11 3 152 156 -5 3 4 283 277 -7 7 4 195 -195 -4 2 5 195 193 |  |
| 2 6 3 56 59 -12 0 4 152 161 -3 3 4 278 279 -5 7 4 206 205 -2 2 5 511 510 |  |
| 4 6 3 355 -354 -10 0 4 456 459 -1 3 4 165 157 -3 7 4 73 -71 0 2 5 152 149 |  |
| 6 6 3 121 -124 -6 0 4 1091 1103 1 3 4 98 88 -1 7 4 278 272 2 2 5 746 750 |  |
| 8 6 3 72 -69 -4 0 4 822 808 3 3 4 290 296 1 7 4 26 26 4 2 5 138 -131 |  |
| -11 7 3 134 129 -2 0 4 59 -59 5 3 4 200 199 5 7 4 170 164 6 2 5 353 356 |  |
| -9 7 3 405 410 0 0 4 1044 1062 9 3 4 223 230 -8 8 4 167 -166 -11 3 5 119 116 |  |
| -7 7 3 35 -26 2 0 4 244 233 -12 4 4 250 249 -6 8 4 44 -48 -9 3 5 662 666 |  |
| -5 7 3 567 570 4 0 4 906 913 -10 4 4 370 -372 -4 8 4 179 -184 -7 3 5 154 155 |  |
| -3 7 3 28 -25 6 0 4 211 216 -8 4 4 164 160 -2 8 4 263 -260 -5 3 5 485 480 |  |
| -1 7 3 594 596 8 0 4 342 336 -4 4 4 237 -235 0 8 4 119 -118 -3 3 5 158 -159 |  |
| 1 7 3 261 266 -13 1 4 149 147 -2 4 4 26 13 2 8 4 86 -74 -1 3 5 924 926 |  |
| 3 7 3 92 95 -11 1 4 153 152 0 4 4 151 -156 4 8 4 240 -236 1 3 5 291 297 |  |
| 5 7 3 450 448 -9 1 4 153 -152 2 4 4 331 326 -7 9 4 99 95 3 3 5 110 110 |  |
| -10 8 3 36 42 -7 1 4 295 296 4 4 4 460 -447 -5 9 4 128 -134 5 3 5 430 428 |  |
| -8 8 3 391 389 -5 1 4 115 -119 6 4 4 102 104 -3 9 4 222 216 -10 4 5 279 -272 |  |
| -6 8 3 171 169 -3 1 4 773 784 8 4 4 78 68 -1 9 4 151 -152 -8 4 5 186 187 |  |
| -4 8 3 227 227 -1 1 4 483 -486 -11 5 4 221 -229 3 9 4 103 90 -6 4 5 153 -159 |  |
| -2 8 3 635 642 1 1 4 43 39 -7 5 4 870 -864 -6 10 4 349 349 -4 4 5 203 -196 |  |
| 2 8 3 690 683 3 1 4 490 494 -5 5 4 153 -148 -4 10 4 303 305 0 4 5 222 -224 |  |
| 4 8 3 148 -136 5 1 4 81 -85 -3 5 4 812 -809 -2 10 4 161 164 2 4 5 251 251 |  |
| 6 8 3 421 424 7 1 4 145 141 -1 5 4 143 -135 0 10 4 519 522 4 4 5 427 -423 |  |
| -9 9 3 348 342 9 1 4 184 -180 1 5 4 564 -562 -11 1 5 50 -51 -9 5 5 65 66 |  |
| -7 9 3 394 -394 -12 2 4 268 -270 3 5 4 539 -540 -9 1 5 41 -46 -7 5 5 75 -67 |  |
| -3 9 3 136 -139 -10 2 4 78 -82 5 5 4 220 -222 -7 1 5 331 -331 -5 5 5 114 116 |  |
| -1 9 3 408 395 -8 2 4 114 -118 7 5 4 584 -593 -5 1 5 160 161 -3 5 5 36 -34 |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| -1 5 5 41 42 -4 8 5 98 -96 -1 1 6 78 75 -6 4 6 197 192 -1 7 6 238 -236 |  |
| 3 5 5 72 71 -2 8 5 479 -483 1 1 6 141 -137 -4 4 6 124 -125 -7 1 7 240 244 |  |
| 5 5 5 42 44 0 8 5 80 -85 3 1 6 69 63 0 4 6 341 342 -5 1 7 108 -102 |  |
| -10 6 5 185 187 2 8 5 490 -487 -10 2 6 107 -99 2 4 6 312 -307 -3 1 7 258 258 |  |
| -8 6 5 50 -47 -3 9 5 408 411 -8 2 6 210 214 -9 5 6 197 192 -1 1 7 78 80 |  |
| -6 6 5 252 246 -1 9 5 211 -208 -6 2 6 146 147 -7 5 6 346 346 1 1 7 202 213 |  |
| -4 6 5 197 198 -10 0 6 788 -786 -4 2 6 94 93 -5 5 6 54 55 -8 2 7 486 -488 |  |
| 0 6 5 256 257 -8 0 6 199 197 -2 2 6 105 111 -3 5 6 851 844 -6 2 7 130 -133 |  |
| 2 6 5 105 97 -6 0 6 411 -409 0 2 6 77 76 -1 5 6 67 54 -4 2 7 253 -253 |  |
| 4 6 5 199 197 -4 0 6 713 -726 2 2 6 298 292 1 5 6 309 308 -2 2 7 252 -248 |  |
| -9 7 5 196 -197 -2 0 6 352 -361 -9 3 6 93 -89 3 5 6 355 366 0 2 7 47 -44 |  |
| -5 7 5 613 -613 0 0 6 389 -395 -7 3 6 200 -196 -8 6 6 288 -288 -7 3 7 227 -233 |  |
| -3 7 5 116 113 2 0 6 55 -62 -5 3 6 177 -180 -6 6 6 218 211 -5 3 7 564 -565 |  |
| -1 7 5 315 -311 4 0 6 790 -794 -1 3 6 278 -274 -4 6 6 187 184 -3 3 7 213 208 |  |
| 1 7 5 286 -280 -9 1 6 106 105 1 3 6 178 -175 0 6 6 229 221 -1 3 7 441 -434 |  |
| 3 7 5 241 -241 -7 1 6 303 -299 3 3 6 48 -49 2 6 6 231 -241 -6 4 7 152 148 |  |
| -8 8 5 583 -587 -5 1 6 227 225 -10 4 6 119 121 -5 7 6 209 -207 -4 4 7 78 79 |  |
| -6 8 5 50 -49 -3 1 6 385 -383 -8 4 6 79 -76 -3 7 6 233 223 |  |
| OBSERVED AND CALCULATED STRUCTURE FACTORS FOR THE SAMPLE - ORDERING 800°C 30 MINUTES |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| 2 0 0 136 144 11 5 0 404 -399 -7 1 1 374 -379 -10 4 1 304 -297 -3 7 1 73 78 |  |
| 4 0 0 144 143 0 6 0 1085-1097 -5 1 1 158 159 -8 4 1 140 -137 -1 7 1 428 -435 |  |
| 6 0 0 893 890 2 6 0 241 252 -3 1 1 855 -856 -6 4 1 91 -89 1 7 1 581 -594 |  |
| 8 0 0 777 791 4 6 0 202 -195 -1 1 1 58 -62 -4 4 1 72 -65 3 7 1 60 -51 |  |
| 10 0 0 599 592 6 6 0 29 -4 1 1 1 137 -136 -2 4 1 245 249 5 7 1 484 -494 |  |
| 12 0 0 101 -95 8 6 0 187 -187 3 1 1 757 -766 0 4 1 893 -899 7 7 1 84 -83 |  |
| 1 1 0 57 47 10 6 0 406 -402 5 1 1 52 53 2 4 1 252 253 9 7 1 497 -496 |  |
| 3 1 0 834 823 12 6 0 312 313 7 1 1 304 -304 4 4 1 352 -352 -8 8 1 399 -397 |  |
| 5 1 0 609 -603 1 7 0 27 -26 9 1 1 53 53 6 4 1 62 64 -6 8 1 226 -224 |  |
| 7 1 0 448 458 3 7 0 105 96 11 1 1 336 -338 10 4 1 334 -330 -4 8 1 220 -216 |  |
| 11 1 0 297 292 5 7 0 456 450 -12 2 1 696 692 -11 5 1 113 -115 -2 8 1 991 -999 |  |
| 13 1 0 140 -139 7 7 0 293 -293 -8 2 1 392 388 -9 5 1 86 86 0 8 1 210 223 |  |
| 0 2 0 242 235 9 7 0 204 202 -6 2 1 475 484 -7 5 1 52 57 2 8 1 580 -579 |  |
| 2 2 0 657 -649 2 8 0 246 -255 -4 2 1 679 680 -5 5 1 75 80 4 8 1 214 -214 |  |
| 4 2 0 229 -228 4 8 0 375 -377 -2 2 1 1400 1370 -3 5 1 182 -177 6 8 1 573 -571 |  |
| 6 2 0 176 -182 6 8 0 47 -45 0 2 1 402 -379 -1 5 1 278 285 8 8 1 206 -202 |  |
| 8 2 0 229 -223 8 8 0 63 -65 2 2 1 1109 1094 1 5 1 91 88 -9 9 1 64 -59 |  |
| 12 2 0 186 -186 10 8 0 273 -274 4 2 1 315 301 3 5 1 217 -212 -7 9 1 564 563 |  |
| 1 3 0 98 89 1 9 0 49 -49 6 2 1 721 731 5 5 1 173 180 -5 9 1 439 -432 |  |
| 3 3 0 610 612 3 9 0 192 195 8 2 1 442 428 7 5 1 36 29 -3 9 1 76 77 |  |
| 5 3 0 381 381 5 9 0 179 -186 10 2 1 62 -56 9 5 1 51 52 -1 9 1 71 72 |  |
| 7 3 0 89 -94 7 9 0 160 151 12 2 1 478 472 11 5 1 76 -73 1 9 1 172 172 |  |
| 9 3 0 299 299 9 9 0 83 -86 -13 3 1 226 224 -10 6 1 213 213 3 9 1 147 151 |  |
| 11 3 0 176 176 0 10 0 722 730 -11 3 1 313 313 -6 6 1 265 261 5 9 1 350 -338 |  |
| 0 4 0 39 -37 2 10 0 66 69 -9 3 1 724 728 -4 6 1 346 346 7 9 1 339 337 |  |
| 2 4 0 175 169 4 10 0 527 523 -7 3 1 425 -438 -2 6 1 110 -122 -8 10 1 127 -120 |  |
| 4 4 0 637 -651 6 10 0 221 223 -5 3 1 1147 1167 0 6 1 478 478 -2 10 1 364 -355 |  |
| 6 4 0 277 274 8 10 0 183 186 -3 3 1 991 999 2 6 1 206 191 0 10 1 172 177 |  |
| 8 4 0 149 145 1 11 0 85 96 -1 3 1 927 919 4 6 1 225 224 2 10 1 70 -54 |  |
| 10 4 0 461 -460 3 11 0 269 280 1 3 1 169 -168 6 6 1 59 58 4 10 1 79 -67 |  |
| 12 4 0 192 193 5 11 0 298 -285 3 3 1 390 384 8 6 1 213 209 6 10 1 195 -184 |  |
| 1 5 0 979 -976 7 11 0 348 361 5 3 1 1516 1534 10 6 1 205 206 -7 11 1 216 -221 |  |
| 3 5 0 703 -719 0 12 0 410 395 7 3 1 151 -160 -11 7 1 117 -123 -5 11 1 206 -212 |  |
| 5 5 0 131 115 2 12 0 239 -249 9 3 1 456 457 -9 7 1 296 -296 -3 11 1 56 -71 |  |
| 7 5 0 1124-1139 -11 1 1 268 -267 11 3 1 166 141 -7 7 1 27 35 -1 11 1 80 -87 |  |
| 9 5 0 146 -143 -9 1 1 40 -30 -12 4 1 303 295 -5 7 1 849 -863 1 11 1 305 -313 |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| 3 11 1 137 -148 -2 2 2 203 204 5 5 2 33 12 -7 9 2 256 -248 -12 2 3 548 -548 |  |
| 5 11 1 49 28 0 2 2 611 609 7 5 2 586 584 -5 9 2 160 166 -10 2 3 87 -85 |  |
| -4 12 1 159 139 2 2 2 473 470 9 5 2 149 151 -3 9 2 100 -102 -8 2 3 682 -683 |  |
| -2 12 1 290 266 4 2 2 360 -362 -12 6 2 239 -233 -1 9 2 52 61 -6 2 3 105 -99 |  |
| 2 12 1 432 412 6 2 2 392 393 -10 6 2 127 105 1 9 2 90 -78 -4 2 3 256 -261 |  |
| -14 0 2 579 -579 8 2 2 342 341 -8 6 2 61 50 3 9 2 63 -58 -2 2 3 1232-1243 |  |
| -12 0 2 100 90 10 2 2 107 -100 -6 6 2 595 591 5 9 2 152 154 0 2 3 102 -96 |  |
| -10 0 2 731 -733 -13 3 2 185 -184 -4 6 2 110 87 7 9 2 196 -187 2 2 3 759 -764 |  |
| -8 0 2 340 -342 -9 3 2 147 -145 -2 6 2 643 -658 -8 10 2 157 -158 4 2 3 50 55 |  |
| -6 0 2 1042-1054 -7 3 2 284 -279 0 6 2 1005 1012 -6 10 2 254 -260 6 2 3 645 -643 |  |
| -4 0 2 1145-1142 -5 3 2 327 -320 2 6 2 36 -23 -4 10 2 483 -482 8 2 3 343 -344 |  |
| -2 0 2 363 343 -3 3 2 95 89 4 6 2 253 247 -2 10 2 132 -130 10 2 3 61 -57 |  |
| 0 0 2 1565-1529 -1 3 2 587 -584 6 6 2 134 -131 0 10 2 564 -574 -11 3 3 365 -368 |  |
| 2 0 2 957 -957 1 3 2 446 -443 8 6 2 156 154 4 10 2 636 -635 -9 3 3 799 -805 |  |
| 4 0 2 1169-1182 3 3 2 54 49 10 6 2 254 255 6 10 2 135 -134 -7 3 3 235 246 |  |
| 6 0 2 52 43 5 3 2 297 -296 -11 7 2 37 -35 -7 11 2 442 -455 -5 3 3 739 -753 |  |
| 8 0 2 451 -458 7 3 2 239 -239 -9 7 2 185 -180 -5 11 2 193 178 -3 3 3 299 -290 |  |
| 10 0 2 813 -816 9 3 2 141 -139 -7 7 2 174 175 -3 11 2 221 -232 -1 3 3 1210-1214 |  |
| -13 1 2 188 -192 -12 4 2 252 -251 -5 7 2 311 -307 -1 11 2 108 87 1 3 3 287 -283 |  |
| -11 1 2 30 29 -10 4 2 230 228 -3 7 2 126 131 1 11 2 172 -191 3 3 3 35 -18 |  |
| -9 1 2 262 268 -6 4 2 142 148 -1 7 2 365 -360 3 11 2 273 -284 5 3 3 823 -828 |  |
| -7 1 2 991-1011 -4 4 2 55 57 1 7 2 64 -57 5 11 2 228 209 7 3 3 123 -123 |  |
| -5 1 2 325 327 -2 4 2 244 -239 3 7 2 209 214 -2 12 2 358 370 9 3 3 523 -532 |  |
| -3 1 2 68 64 0 4 2 635 636 5 7 2 348 -346 0 12 2 247 -230 -12 4 3 140 -137 |  |
| -1 1 2 22 4 2 4 2 433 -437 9 7 2 161 -165 -13 1 3 71 72 -10 4 3 211 207 |  |
| 1 1 2 681 -678 4 4 2 343 352 -10 8 2 166 159 -11 1 3 92 98 -8 4 3 189 -196 |  |
| 3 1 2 283 -287 8 4 2 94 -81 -8 8 2 181 187 -9 1 3 86 83 -6 4 3 375 375 |  |
| 5 1 2 379 386 10 4 2 94 91 -6 8 2 133 133 -7 1 3 426 424 -4 4 3 311 309 |  |
| 7 1 2 534 -535 -13 5 2 222 225 -4 8 2 159 160 -5 1 3 265 -266 -2 4 3 457 -467 |  |
| 9 1 2 245 245 -11 5 2 371 371 -2 8 2 249 250 -3 1 3 676 677 0 4 3 443 441 |  |
| 11 1 2 245 -241 -9 5 2 176 174 0 8 2 223 225 -1 1 3 128 118 2 4 3 33 -44 |  |
| -12 2 2 327 332 -7 5 2 945 957 2 8 2 95 98 1 1 3 50 42 4 4 3 407 409 |  |
| -10 2 2 255 -253 -3 5 2 1053 1065 4 8 2 230 231 3 1 3 349 348 6 4 3 147 -142 |  |
| -8 2 2 292 287 -1 5 2 156 148 6 8 2 220 222 5 1 3 143 140 8 4 3 71 69 |  |
| -6 2 2 520 516 1 5 2 715 704 8 8 2 62 64 7 1 3 285 297 10 4 3 199 207 |  |
| -4 2 2 197 -192 3 5 2 1107 1119 -9 9 2 134 133 9 1 3 162 -153 -11 5 3 76 -72 |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| -9 5 3 80 76 -5 9 3 38 -23 9 1 4 191 -184 1 5 4 568 -563 -9 1 5 39 -47 |  |
| -7 5 3 58 55 -3 9 3 138 -139 -12 2 4 272 -272 3 5 4 539 -540 -7 1 5 333 -331 |  |
| -5 5 3 337 -343 -1 9 3 400 393 -10 2 4 81 -81 5 5 4 219 -218 -5 1 5 161 160 |  |
| -3 5 3 216 212 1 9 3 291 -292 -8 2 4 115 -118 7 5 4 598 -595 -3 1 5 421 -426 |  |
| -1 5 3 56 43 3 9 3 331 -331 -6 2 4 41 -33 -10 6 4 316 -308 -1 1 5 64 -64 |  |
| 1 5 3 255 -263 5 9 3 328 319 -4 2 4 343 -341 -8 6 4 338 340 1 1 5 163 -167 |  |
| 5 5 3 111 104 -4 10 3 53 38 -2 2 4 225 -225 -6 6 4 349 -352 3 1 5 101 -107 |  |
| 9 5 3 205 -208 -2 10 3 147 137 0 2 4 174 176 -4 6 4 496 -486 5 1 5 116 -115 |  |
| -10 6 3 229 -229 0 10 3 49 -47 2 2 4 553 -556 -2 6 4 291 298 7 1 5 312 -324 |  |
| -8 6 3 122 -120 2 10 3 213 208 4 2 4 53 -54 0 6 4 216 -211 -12 2 5 405 403 |  |
| -6 6 3 152 -146 4 10 3 132 -141 6 2 4 44 -20 2 6 4 62 61 -10 2 5 41 -36 |  |
| -4 6 3 183 -177 -3 11 3 150 163 8 2 4 153 -156 4 6 4 571 -569 -8 2 5 663 658 |  |
| -2 6 3 160 -157 -1 11 3 134 147 -11 3 4 189 188 6 6 4 235 230 -4 2 5 191 195 |  |
| 0 6 3 336 -334 1 11 3 151 156 -9 3 4 244 245 -9 7 4 277 275 -2 2 5 510 511 |  |
| 2 6 3 53 59 3 11 3 132 140 -7 3 4 54 -53 -7 7 4 194 -192 0 2 5 151 146 |  |
| 4 6 3 357 -355 -12 0 4 153 164 -5 3 4 282 277 -5 7 4 209 206 2 2 5 752 751 |  |
| 6 6 3 120 -124 -10 0 4 459 463 -3 3 4 277 279 -3 7 4 66 -72 4 2 5 138 -133 |  |
| 8 6 3 72 -69 -6 0 4 1093 1110 -1 3 4 166 160 -1 7 4 277 271 6 2 5 356 356 |  |
| -11 7 3 130 132 -4 0 4 811 809 1 3 4 88 87 5 7 4 173 165 -11 3 5 124 119 |  |
| -9 7 3 409 409 -2 0 4 63 -60 3 3 4 292 296 -8 8 4 167 -166 -9 3 5 664 668 |  |
| -5 7 3 564 569 0 0 4 1055 1069 5 3 4 202 201 -6 8 4 43 -46 -7 3 5 154 157 |  |
| -3 7 3 26 -25 2 0 4 249 231 9 3 4 220 229 -4 8 4 184 -186 -5 3 5 481 482 |  |
| -1 7 3 596 598 4 0 4 899 913 -12 4 4 249 248 -2 8 4 260 -259 -3 3 5 156 -159 |  |
| 1 7 3 263 265 6 0 4 212 214 -10 4 4 371 -373 0 8 4 118 -117 -1 3 5 925 927 |  |
| 3 7 3 92 92 8 0 4 340 338 -8 4 4 161 160 2 8 4 68 -74 1 3 5 289 295 |  |
| 5 7 3 447 449 -13 1 4 155 149 -4 4 4 235 -234 4 8 4 241 -237 3 3 5 111 109 |  |
| -10 8 3 47 46 -11 1 4 148 152 0 4 4 150 -154 -7 9 4 103 92 5 3 5 434 431 |  |
| -8 8 3 388 387 -9 1 4 155 -150 2 4 4 329 328 -5 9 4 127 -132 -10 4 5 278 -273 |  |
| -6 8 3 169 166 -7 1 4 296 296 4 4 4 454 -449 -3 9 4 228 218 -8 4 5 188 187 |  |
| -4 8 3 249 230 -5 1 4 111 -121 6 4 4 106 105 -1 9 4 152 -154 -6 4 5 156 -158 |  |
| -2 8 3 643 643 -3 1 4 776 786 8 4 4 74 71 3 9 4 104 91 -4 4 5 206 -196 |  |
| 2 8 3 684 682 -1 1 4 485 -487 -11 5 4 232 -227 -6 10 4 355 350 0 4 5 221 -227 |  |
| 4 8 3 144 -137 1 1 4 44 36 -7 5 4 857 -869 -4 10 4 304 304 2 4 5 249 251 |  |
| 6 8 3 419 423 3 1 4 493 493 -5 5 4 152 -149 -2 10 4 159 164 4 4 5 424 -424 |  |
| -9 9 3 344 343 5 1 4 97 -87 -3 5 4 810 -808 0 10 4 524 520 6 4 5 35 -31 |  |
| -7 9 3 396 -392 7 1 4 145 143 -1 5 4 141 -134 -11 1 5 48 -50 -9 5 5 71 65 |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| -7 5 5 78 -66 -8 8 5 579 -588 -5 1 6 226 225 -6 4 6 196 192 -3 7 6 230 223 |  |
| -5 5 5 122 116 -6 8 5 46 -48 -3 1 6 386 -383 -4 4 6 124 -124 -1 7 6 241 -235 |  |
| -3 5 5 33 -36 -4 8 5 102 -96 -1 1 6 79 78 -2 4 6 34 -19 -7 1 7 240 245 |  |
| -1 5 5 43 42 -2 8 5 487 -484 3 1 6 71 63 0 4 6 345 340 -5 1 7 111 -101 |  |
| 3 5 5 74 70 0 8 5 80 -85 -10 2 6 106 -99 2 4 6 308 -309 -3 1 7 255 261 |  |
| -10 6 5 187 191 2 8 5 490 -485 -8 2 6 214 214 -9 5 6 192 192 -1 1 7 75 81 |  |
| -8 6 5 47 -49 -5 9 5 127 -119 -6 2 6 143 148 -7 5 6 349 348 1 1 7 206 214 |  |
| -6 6 5 248 245 -3 9 5 411 409 -4 2 6 89 94 -5 5 6 54 57 -8 2 7 488 -492 |  |
| -4 6 5 199 199 -1 9 5 209 -205 -2 2 6 107 111 -3 5 6 847 845 -6 2 7 128 -133 |  |
| -2 6 5 41 10 -10 0 6 783 -789 0 2 6 82 78 -1 5 6 53 53 -4 2 7 254 -253 |  |
| 0 6 5 254 256 -8 0 6 197 193 2 2 6 297 295 1 5 6 311 309 -2 2 7 252 -249 |  |
| 2 6 5 102 96 -6 0 6 409 -413 -9 3 6 93 -88 3 5 6 355 366 0 2 7 38 -43 |  |
| 4 6 5 204 200 -4 0 6 721 -725 -7 3 6 199 -198 -8 6 6 288 -286 -7 3 7 232 -233 |  |
| -9 7 5 198 -198 -2 0 6 354 -361 -5 3 6 181 -182 -6 6 6 222 212 -5 3 7 565 -566 |  |
| -5 7 5 614 -613 0 0 6 397 -399 -3 3 6 35 27 -4 6 6 183 182 -3 3 7 214 206 |  |
| -3 7 5 118 113 2 0 6 61 -59 -1 3 6 273 -275 0 6 6 229 223 -1 3 7 446 -435 |  |
| -1 7 5 315 -313 4 0 6 775 -796 1 3 6 176 -177 2 6 6 233 -242 -6 4 7 151 148 |  |
| 1 7 5 282 -279 -9 1 6 106 104 3 3 6 50 -50 -5 7 6 208 -210 -4 4 7 80 80 |  |
| 3 7 5 242 -239 -7 1 6 307 -300 -8 4 6 79 -78 |  |
| OBSERVED AND CALCULATED STRUCTURE FACTORS FOR THE SAMPLE - ORDERING 800°C 60 MINUTES |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| 2 0 0 137 146 11 5 0 406 -401 -5 1 1 158 155 -6 4 1 97 -91 1 7 1 590 -597 |  |
| 4 0 0 142 145 0 6 0 1095-1102 -3 1 1 855 -860 -4 4 1 74 -66 3 7 1 62 -55 |  |
| 6 0 0 903 892 2 6 0 243 252 -1 1 1 60 -63 -2 4 1 245 249 5 7 1 488 -493 |  |
| 8 0 0 781 794 4 6 0 205 -196 1 1 1 133 -137 0 4 1 896 -906 7 7 1 83 -81 |  |
| 10 0 0 601 590 8 6 0 193 -189 3 1 1 763 -766 2 4 1 253 252 9 7 1 502 -499 |  |
| 12 0 0 106 -97 10 6 0 406 -403 5 1 1 51 51 4 4 1 359 -353 -8 8 1 398 -402 |  |
| 1 1 0 56 48 12 6 0 318 319 7 1 1 304 -306 6 4 1 61 65 -6 8 1 228 -225 |  |
| 3 1 0 837 824 3 7 0 103 98 9 1 1 53 52 10 4 1 337 -334 -4 8 1 218 -215 |  |
| 5 1 0 610 -607 5 7 0 459 455 11 1 1 337 -341 -11 5 1 114 -115 -2 8 1 998-1006 |  |
| 7 1 0 446 458 7 7 0 293 -293 -12 2 1 707 692 -9 5 1 85 87 0 8 1 214 219 |  |
| 11 1 0 296 290 9 7 0 205 205 -8 2 1 393 389 -7 5 1 53 54 2 8 1 589 -585 |  |
| 13 1 0 143 -144 0 8 0 29 -24 -6 2 1 476 484 -5 5 1 81 81 4 8 1 211 -215 |  |
| 0 2 0 242 236 2 8 0 250 -255 -4 2 1 686 679 -3 5 1 185 -176 6 8 1 577 -574 |  |
| 2 2 0 661 -653 4 8 0 375 -376 -2 2 1 1402 1380 -1 5 1 282 286 8 8 1 207 -202 |  |
| 4 2 0 233 -229 6 8 0 48 -45 2 2 1 1113 1101 1 5 1 80 86 -9 9 1 66 -58 |  |
| 6 2 0 178 -182 8 8 0 60 -67 4 2 1 313 303 3 5 1 220 -214 -7 9 1 562 566 |  |
| 8 2 0 231 -225 10 8 0 281 -278 6 2 1 714 732 5 5 1 179 183 -5 9 1 438 -436 |  |
| 12 2 0 188 -186 1 9 0 49 -50 8 2 1 435 426 9 5 1 55 51 -3 9 1 78 80 |  |
| 1 3 0 102 92 3 9 0 194 194 10 2 1 56 -54 11 5 1 79 -74 -1 9 1 69 71 |  |
| 3 3 0 614 616 5 9 0 185 -188 12 2 1 477 473 -10 6 1 212 213 1 9 1 173 172 |  |
| 5 3 0 380 381 7 9 0 159 150 -13 3 1 226 223 -8 6 1 33 19 3 9 1 145 151 |  |
| 7 3 0 88 -92 9 9 0 85 -85 -11 3 1 313 312 -6 6 1 265 264 5 9 1 350 -340 |  |
| 9 3 0 299 302 0 10 0 730 733 -9 3 1 723 730 -4 6 1 352 349 7 9 1 339 340 |  |
| 11 3 0 179 178 2 10 0 66 68 -7 3 1 430 -441 -2 6 1 106 -119 -8 10 1 129 -118 |  |
| 0 4 0 37 -34 4 10 0 524 529 -5 3 1 1144 1170 0 6 1 480 479 -2 10 1 364 -358 |  |
| 2 4 0 178 169 6 10 0 220 227 -3 3 1 999 1003 2 6 1 207 195 0 10 1 174 182 |  |
| 4 4 0 644 -652 8 10 0 184 186 -1 3 1 937 924 4 6 1 228 226 2 10 1 69 -53 |  |
| 6 4 0 278 275 1 11 0 84 96 1 3 1 172 -167 6 6 1 58 58 4 10 1 80 -67 |  |
| 8 4 0 150 144 3 11 0 270 285 3 3 1 396 386 8 6 1 215 215 6 10 1 194 -187 |  |
| 10 4 0 458 -457 5 11 0 301 -284 5 3 1 1553 1543 10 6 1 206 208 -7 11 1 217 -221 |  |
| 12 4 0 192 196 7 11 0 350 366 7 3 1 150 -160 -11 7 1 117 -122 -5 11 1 205 -216 |  |
| 1 5 0 989 -979 0 12 0 417 397 9 3 1 452 455 -9 7 1 300 -298 -3 11 1 61 -72 |  |
| 3 5 0 706 -722 2 12 0 239 -252 11 3 1 141 140 -7 7 1 36 34 -1 11 1 80 -88 |  |
| 5 5 0 96 108 -13 1 1 53 -25 -12 4 1 303 296 -5 7 1 849 -863 1 11 1 310 -314 |  |
| 7 5 0 1133-1145 -11 1 1 266 -270 -10 4 1 305 -301 -3 7 1 75 78 3 11 1 134 -149 |  |
| 9 5 0 146 -139 -7 1 1 374 -382 -8 4 1 149 -142 -1 7 1 428 -437 -4 12 1 154 139 |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| -2 12 1 288 265 4 2 2 355 -363 5 5 2 30 13 -7 9 2 253 -247 9 1 3 161 -155 |  |
| 2 12 1 432 414 6 2 2 391 395 7 5 2 593 587 -5 9 2 160 166 -12 2 3 555 -546 |  |
| -14 0 2 575 -580 8 2 2 347 342 9 5 2 142 153 -3 9 2 100 -100 -10 2 3 97 -83 |  |
| -12 0 2 106 94 10 2 2 103 -100 -12 6 2 242 -235 -1 9 2 58 61 -8 2 3 683 -685 |  |
| -10 0 2 732 -733 -13 3 2 185 -188 -10 6 2 113 103 1 9 2 92 -77 -6 2 3 103 -100 |  |
| -8 0 2 337 -343 -11 3 2 37 -39 -8 6 2 59 47 3 9 2 57 -55 -4 2 3 256 -261 |  |
| -6 0 2 1048-1056 -9 3 2 147 -146 -6 6 2 599 593 5 9 2 152 153 -2 2 3 1246-1248 |  |
| -4 0 2 1128-1146 -7 3 2 282 -282 -4 6 2 110 89 7 9 2 199 -185 0 2 3 104 -100 |  |
| -2 0 2 366 340 -5 3 2 329 -323 -2 6 2 646 -660 -8 10 2 162 -159 2 2 3 756 -767 |  |
| 0 0 2 1579-1542 -3 3 2 95 87 0 6 2 1009 1017 -6 10 2 254 -260 4 2 3 64 55 |  |
| 2 0 2 955 -963 -1 3 2 587 -585 2 6 2 37 -23 -4 10 2 486 -486 6 2 3 641 -649 |  |
| 4 0 2 1157-1187 1 3 2 452 -445 4 6 2 258 250 -2 10 2 134 -133 8 2 3 345 -344 |  |
| 6 0 2 55 47 3 3 2 51 47 6 6 2 132 -132 0 10 2 574 -578 10 2 3 56 -58 |  |
| 8 0 2 453 -462 5 3 2 302 -298 8 6 2 157 155 2 10 2 36 -41 -11 3 3 369 -367 |  |
| 10 0 2 818 -820 7 3 2 239 -241 10 6 2 261 257 4 10 2 644 -637 -9 3 3 805 -806 |  |
| -13 1 2 193 -192 9 3 2 148 -138 -11 7 2 39 -42 6 10 2 128 -135 -7 3 3 240 247 |  |
| -11 1 2 35 31 -12 4 2 254 -250 -9 7 2 183 -181 -7 11 2 449 -455 -5 3 3 744 -755 |  |
| -9 1 2 261 274 -10 4 2 225 224 -7 7 2 173 177 -5 11 2 200 176 -3 3 3 302 -291 |  |
| -7 1 2 999-1012 -8 4 2 29 -12 -5 7 2 316 -314 -3 11 2 223 -239 -1 3 3 1223-1223 |  |
| -5 1 2 327 327 -6 4 2 154 148 -3 7 2 125 130 -1 11 2 109 86 1 3 3 294 -282 |  |
| -3 1 2 66 66 -4 4 2 49 59 -1 7 2 371 -364 1 11 2 179 -193 3 3 3 33 -20 |  |
| -1 1 2 21 6 -2 4 2 247 -238 1 7 2 59 -55 3 11 2 274 -286 5 3 3 832 -832 |  |
| 1 1 2 685 -682 0 4 2 630 636 3 7 2 208 216 5 11 2 226 206 7 3 3 124 -126 |  |
| 3 1 2 284 -287 2 4 2 441 -440 5 7 2 355 -352 -2 12 2 363 372 9 3 3 531 -534 |  |
| 5 1 2 386 387 4 4 2 344 353 9 7 2 161 -164 0 12 2 253 -233 -12 4 3 142 -135 |  |
| 7 1 2 535 -535 8 4 2 88 -80 -10 8 2 161 160 -13 1 3 74 75 -10 4 3 210 209 |  |
| 9 1 2 245 246 10 4 2 96 89 -8 8 2 181 185 -11 1 3 96 103 -8 4 3 189 -194 |  |
| 11 1 2 245 -243 -13 5 2 226 224 -6 8 2 135 137 -9 1 3 85 85 -6 4 3 374 381 |  |
| -12 2 2 332 336 -11 5 2 371 373 -4 8 2 155 161 -7 1 3 422 424 -4 4 3 310 310 |  |
| -10 2 2 256 -253 -9 5 2 176 174 -2 8 2 250 248 -5 1 3 264 -265 -2 4 3 460 -469 |  |
| -8 2 2 291 289 -7 5 2 948 958 0 8 2 226 228 -3 1 3 675 681 0 4 3 442 442 |  |
| -6 2 2 525 518 -5 5 2 125 105 2 8 2 97 98 -1 1 3 124 118 2 4 3 32 -42 |  |
| -4 2 2 197 -191 -3 5 2 1056 1074 4 8 2 230 234 1 1 3 48 42 4 4 3 407 413 |  |
| -2 2 2 206 205 -1 5 2 155 151 6 8 2 224 224 3 1 3 346 346 6 4 3 149 -147 |  |
| 0 2 2 612 610 1 5 2 719 709 8 8 2 63 61 5 1 3 145 141 8 4 3 70 69 |  |
| 2 2 2 472 471 3 5 2 1109 1123 -9 9 2 135 137 7 1 3 295 297 10 4 3 204 211 |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| -11 5 3 70 -72 -9 9 3 349 344 5 1 4 84 -84 -1 5 4 143 -136 -11 1 5 50 -53 |  |
| -9 5 3 80 77 -7 9 3 397 -396 7 1 4 142 142 1 5 4 575 -568 -9 1 5 77 -50 |  |
| -7 5 3 61 56 -5 9 3 55 -22 9 1 4 192 -185 3 5 4 560 -543 -7 1 5 337 -332 |  |
| -5 5 3 338 -344 -3 9 3 139 -141 -12 2 4 278 -273 5 5 4 221 -223 -5 1 5 161 162 |  |
| -3 5 3 215 213 -1 9 3 404 398 -10 2 4 82 -83 7 5 4 604 -598 -3 1 5 426 -428 |  |
| -1 5 3 58 41 1 9 3 295 -293 -8 2 4 113 -122 -10 6 4 315 -309 -1 1 5 64 -64 |  |
| 1 5 3 255 -263 3 9 3 331 -333 -6 2 4 41 -33 -8 6 4 341 342 1 1 5 162 -166 |  |
| 3 5 3 29 -3 5 9 3 332 322 -4 2 4 348 -342 -6 6 4 353 -353 3 1 5 105 -103 |  |
| 5 5 3 109 104 -4 10 3 51 39 -2 2 4 226 -225 -4 6 4 492 -487 5 1 5 115 -116 |  |
| 9 5 3 206 -212 -2 10 3 152 140 0 2 4 167 177 -2 6 4 293 298 7 1 5 312 -325 |  |
| -10 6 3 235 -231 0 10 3 49 -49 2 2 4 558 -558 0 6 4 220 -212 -12 2 5 408 404 |  |
| -8 6 3 124 -124 2 10 3 223 209 4 2 4 50 -52 2 6 4 58 58 -10 2 5 46 -40 |  |
| -6 6 3 151 -147 4 10 3 129 -145 8 2 4 157 -157 4 6 4 581 -576 -8 2 5 659 661 |  |
| -4 6 3 184 -178 -3 11 3 152 164 -11 3 4 191 189 6 6 4 233 234 -6 2 5 180 175 |  |
| -2 6 3 161 -161 -1 11 3 137 151 -9 3 4 246 249 -9 7 4 278 281 -4 2 5 197 197 |  |
| 0 6 3 340 -336 1 11 3 158 157 -7 3 4 57 -52 -7 7 4 194 -193 -2 2 5 513 512 |  |
| 2 6 3 54 58 3 11 3 135 138 -5 3 4 285 277 -5 7 4 209 207 0 2 5 154 151 |  |
| 4 6 3 360 -355 -12 0 4 150 164 -3 3 4 278 282 -3 7 4 69 -72 2 2 5 754 757 |  |
| 6 6 3 123 -125 -10 0 4 458 462 -1 3 4 166 160 -1 7 4 281 276 4 2 5 141 -134 |  |
| 8 6 3 69 -71 -6 0 4 1090 1116 1 3 4 85 87 5 7 4 172 164 6 2 5 349 359 |  |
| -11 7 3 135 128 -4 0 4 814 813 3 3 4 295 297 -8 8 4 167 -167 -11 3 5 122 117 |  |
| -9 7 3 415 412 -2 0 4 62 -60 5 3 4 205 201 -6 8 4 50 -48 -9 3 5 667 670 |  |
| -5 7 3 568 571 0 0 4 1069 1072 9 3 4 222 231 -4 8 4 184 -187 -7 3 5 152 158 |  |
| -3 7 3 27 -26 2 0 4 254 235 -12 4 4 256 252 -2 8 4 265 -259 -5 3 5 488 483 |  |
| -1 7 3 597 601 4 0 4 907 921 -10 4 4 369 -375 0 8 4 118 -118 -3 3 5 158 -161 |  |
| 1 7 3 261 266 6 0 4 212 213 -8 4 4 161 162 2 8 4 67 -73 -1 3 5 940 937 |  |
| 3 7 3 92 95 8 0 4 342 339 -4 4 4 229 -234 4 8 4 239 -239 1 3 5 293 298 |  |
| 5 7 3 457 451 -13 1 4 147 146 0 4 4 153 -154 -7 9 4 101 92 3 3 5 108 110 |  |
| -10 8 3 46 43 -11 1 4 158 150 2 4 4 332 328 -5 9 4 129 -135 5 3 5 434 431 |  |
| -8 8 3 393 392 -9 1 4 157 -152 4 4 4 457 -452 -3 9 4 226 217 -10 4 5 285 -277 |  |
| -6 8 3 170 171 -7 1 4 295 295 6 4 4 108 106 -1 9 4 150 -154 -8 4 5 193 187 |  |
| -4 8 3 247 232 -5 1 4 114 -123 8 4 4 74 69 3 9 4 102 90 -6 4 5 159 -162 |  |
| -2 8 3 644 645 -3 1 4 778 790 -11 5 4 233 -231 -6 10 4 352 352 -4 4 5 204 -197 |  |
| 2 8 3 688 690 -1 1 4 491 -489 -7 5 4 869 -870 -4 10 4 305 307 0 4 5 221 -226 |  |
| 4 8 3 142 -135 1 1 4 44 38 -5 5 4 157 -151 -2 10 4 159 167 2 4 5 251 255 |  |
| 6 8 3 422 427 3 1 4 494 496 -3 5 4 814 -815 0 10 4 532 524 4 4 5 430 -428 |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| -9 5 5 68 66 3 7 5 244 -244 -7 1 6 303 -300 3 3 6 42 -50 -3 7 6 229 227 |  |
| -7 5 5 74 -67 -8 8 5 584 -593 -5 1 6 224 225 -8 4 6 82 -78 -1 7 6 243 -238 |  |
| -5 5 5 115 117 -6 8 5 46 -50 -3 1 6 389 -387 -6 4 6 195 194 -7 1 7 239 248 |  |
| -3 5 5 40 -38 -4 8 5 102 -99 -1 1 6 76 78 -4 4 6 125 -127 -5 1 7 109 -103 |  |
| -1 5 5 43 43 -2 8 5 487 -487 1 1 6 143 -140 0 4 6 348 344 -3 1 7 263 261 |  |
| 3 5 5 69 70 0 8 5 83 -89 3 1 6 70 64 2 4 6 312 -310 -1 1 7 79 81 |  |
| 5 5 5 40 44 2 8 5 491 -491 -10 2 6 109 -100 -9 5 6 197 197 1 1 7 203 215 |  |
| -10 6 5 190 192 -5 9 5 126 -121 -8 2 6 223 215 -7 5 6 352 350 -8 2 7 491 -495 |  |
| -8 6 5 51 -47 -3 9 5 411 413 -6 2 6 144 150 -5 5 6 57 56 -6 2 7 129 -134 |  |
| -6 6 5 252 248 -1 9 5 215 -210 -4 2 6 90 96 -3 5 6 848 853 -4 2 7 258 -257 |  |
| -4 6 5 200 200 -10 0 6 792 -795 -2 2 6 106 108 -1 5 6 51 55 -2 2 7 255 -249 |  |
| 0 6 5 260 256 -8 0 6 196 197 0 2 6 78 76 1 5 6 317 313 0 2 7 43 -46 |  |
| 2 6 5 102 99 -6 0 6 413 -414 2 2 6 298 297 3 5 6 367 368 -7 3 7 232 -237 |  |
| 4 6 5 201 201 -4 0 6 725 -731 -9 3 6 91 -89 -8 6 6 289 -292 -5 3 7 570 -571 |  |
| -9 7 5 201 -196 -2 0 6 363 -367 -7 3 6 201 -200 -6 6 6 220 215 -3 3 7 213 210 |  |
| -5 7 5 617 -618 0 0 6 399 -398 -5 3 6 185 -183 -4 6 6 187 185 -1 3 7 445 -440 |  |
| -3 7 5 120 113 2 0 6 58 -60 -3 3 6 33 27 0 6 6 235 223 -6 4 7 151 150 |  |
| -1 7 5 316 -314 4 0 6 792 -805 -1 3 6 280 -276 2 6 6 236 -243 -4 4 7 83 80 |  |
| 1 7 5 289 -281 -9 1 6 105 106 1 3 6 178 -177 -5 7 6 212 -212 |  |
| OBSERVED AND CALCULATED STRUCTURE FACTORS FOR THE SAMPLE - ORDERINF 800°C 120 MINUTES |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| 2 0 0 136 146 9 5 0 147 -140 -7 1 1 377 -382 -10 4 1 302 -300 -3 7 1 76 79 |  |
| 4 0 0 148 149 11 5 0 405 -403 -5 1 1 155 156 -8 4 1 141 -139 -1 7 1 422 -432 |  |
| 6 0 0 906 894 0 6 0 1085-1098 -3 1 1 861 -859 -6 4 1 93 -87 1 7 1 585 -592 |  |
| 8 0 0 785 793 2 6 0 242 249 -1 1 1 72 -66 -4 4 1 72 -64 5 7 1 487 -492 |  |
| 10 0 0 612 596 4 6 0 203 -198 1 1 1 135 -137 -2 4 1 242 250 7 7 1 87 -82 |  |
| 12 0 0 108 -90 6 6 0 29 -3 3 1 1 763 -767 0 4 1 895 -898 9 7 1 502 -496 |  |
| 1 1 0 60 49 8 6 0 191 -189 5 1 1 48 49 2 4 1 255 254 -8 8 1 398 -400 |  |
| 3 1 0 847 825 10 6 0 406 -403 7 1 1 307 -308 4 4 1 364 -352 -6 8 1 233 -224 |  |
| 5 1 0 606 -605 12 6 0 316 314 9 1 1 56 51 6 4 1 59 66 -4 8 1 218 -213 |  |
| 7 1 0 449 459 3 7 0 103 95 11 1 1 338 -343 10 4 1 334 -333 -2 8 1 993 -998 |  |
| 11 1 0 299 292 5 7 0 456 452 -12 2 1 695 692 -11 5 1 116 -116 0 8 1 208 221 |  |
| 13 1 0 142 -141 7 7 0 289 -290 -8 2 1 393 389 -9 5 1 84 85 2 8 1 579 -580 |  |
| 0 2 0 239 233 9 7 0 204 205 -6 2 1 477 484 -7 5 1 53 55 4 8 1 210 -214 |  |
| 2 2 0 660 -653 2 8 0 248 -254 -4 2 1 678 676 -5 5 1 75 80 6 8 1 580 -569 |  |
| 4 2 0 232 -229 4 8 0 372 -376 -2 2 1 1395 1371 -3 5 1 190 -179 8 8 1 206 -203 |  |
| 6 2 0 178 -184 6 8 0 50 -45 0 2 1 403 -380 -1 5 1 278 282 -9 9 1 65 -59 |  |
| 8 2 0 233 -228 8 8 0 63 -67 2 2 1 1095 1094 1 5 1 82 85 -7 9 1 568 561 |  |
| 10 2 0 48 -31 10 8 0 279 -276 4 2 1 313 301 3 5 1 215 -214 -5 9 1 432 -430 |  |
| 12 2 0 185 -187 1 9 0 47 -50 6 2 1 722 732 5 5 1 175 179 -3 9 1 98 80 |  |
| 1 3 0 98 88 3 9 0 194 193 8 2 1 436 429 7 5 1 34 26 -1 9 1 68 72 |  |
| 3 3 0 613 612 5 9 0 182 -188 10 2 1 61 -54 9 5 1 53 52 1 9 1 172 171 |  |
| 5 3 0 381 379 7 9 0 159 148 12 2 1 476 475 11 5 1 74 -75 3 9 1 147 153 |  |
| 7 3 0 91 -93 9 9 0 84 -85 -13 3 1 230 227 -10 6 1 211 215 5 9 1 348 -336 |  |
| 9 3 0 297 301 0 10 0 720 728 -11 3 1 314 313 -6 6 1 266 261 7 9 1 340 338 |  |
| 11 3 0 175 178 2 10 0 67 69 -9 3 1 713 732 -4 6 1 344 346 -8 10 1 130 -118 |  |
| 0 4 0 36 -33 4 10 0 522 524 -7 3 1 423 -435 -2 6 1 107 -120 -2 10 1 364 -352 |  |
| 2 4 0 177 171 6 10 0 219 225 -5 3 1 1147 1169 0 6 1 476 478 0 10 1 173 178 |  |
| 4 4 0 639 -648 8 10 0 185 187 -3 3 1 994 1002 2 6 1 207 192 2 10 1 65 -55 |  |
| 6 4 0 280 278 1 11 0 78 94 -1 3 1 926 922 4 6 1 227 223 4 10 1 79 -65 |  |
| 8 4 0 152 145 3 11 0 270 279 1 3 1 170 -165 6 6 1 58 59 6 10 1 195 -184 |  |
| 10 4 0 452 -457 5 11 0 299 -282 3 3 1 396 388 8 6 1 223 213 -7 11 1 217 -222 |  |
| 12 4 0 196 197 7 11 0 352 360 5 3 1 1506 1539 10 6 1 208 209 -5 11 1 204 -215 |  |
| 1 5 0 978 -973 0 12 0 412 389 7 3 1 149 -158 -11 7 1 118 -122 -3 11 1 57 -73 |  |
| 3 5 0 704 -718 2 12 0 239 -252 9 3 1 456 461 -9 7 1 298 -296 -1 11 1 85 -91 |  |
| 5 5 0 94 110 -11 1 1 268 -271 11 3 1 133 144 -7 7 1 35 35 1 11 1 302 -314 |  |
| 7 5 0 1135-1140 -9 1 1 37 -33 -12 4 1 295 294 -5 7 1 835 -858 3 11 1 135 -150 |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| 5 11 1 40 24 2 2 2 473 473 5 5 2 32 11 -3 9 2 105 -97 -10 2 3 85 -83 |  |
| -4 12 1 161 138 4 2 2 357 -360 7 5 2 586 588 -1 9 2 55 60 -8 2 3 676 -680 |  |
| -2 12 1 291 263 6 2 2 395 396 9 5 2 145 154 1 9 2 87 -75 -6 2 3 105 -101 |  |
| 0 12 1 44 -48 8 2 2 347 343 -12 6 2 239 -231 3 9 2 65 -56 -4 2 3 258 -258 |  |
| 2 12 1 432 408 10 2 2 106 -97 -10 6 2 114 106 5 9 2 156 155 -2 2 3 1237-1243 |  |
| -14 0 2 586 -582 -13 3 2 187 -188 -8 6 2 59 49 7 9 2 195 -183 0 2 3 100 -94 |  |
| -12 0 2 96 89 -9 3 2 145 -144 -6 6 2 598 589 -8 10 2 157 -160 2 2 3 760 -764 |  |
| -10 0 2 734 -737 -7 3 2 280 -279 -4 6 2 103 91 -6 10 2 255 -258 4 2 3 56 54 |  |
| -8 0 2 344 -345 -5 3 2 329 -321 -2 6 2 645 -656 -4 10 2 476 -481 6 2 3 641 -646 |  |
| -6 0 2 1044-1052 -3 3 2 97 89 0 6 2 996 1013 -2 10 2 130 -132 8 2 3 350 -346 |  |
| -4 0 2 1144-1145 -1 3 2 586 -581 4 6 2 252 250 0 10 2 569 -573 10 2 3 63 -59 |  |
| -2 0 2 366 343 1 3 2 446 -441 6 6 2 136 -130 2 10 2 39 -41 -11 3 3 363 -366 |  |
| 0 0 2 1570-1534 3 3 2 49 50 8 6 2 158 155 4 10 2 636 -633 -9 3 3 799 -804 |  |
| 2 0 2 963 -964 5 3 2 298 -298 10 6 2 255 257 6 10 2 131 -136 -7 3 3 235 244 |  |
| 4 0 2 1169-1185 7 3 2 242 -240 -9 7 2 180 -178 -7 11 2 451 -449 -5 3 3 736 -754 |  |
| 6 0 2 46 43 9 3 2 145 -138 -7 7 2 174 175 -5 11 2 193 176 -3 3 3 301 -291 |  |
| 8 0 2 461 -465 11 3 2 40 -28 -5 7 2 312 -312 -3 11 2 226 -233 -1 3 3 1211-1218 |  |
| 10 0 2 824 -823 -12 4 2 253 -251 -3 7 2 122 131 -1 11 2 107 87 1 3 3 286 -284 |  |
| -13 1 2 191 -191 -10 4 2 224 224 -1 7 2 362 -359 1 11 2 173 -189 3 3 3 37 -18 |  |
| -9 1 2 263 270 -6 4 2 138 144 1 7 2 60 -56 3 11 2 274 -282 5 3 3 824 -835 |  |
| -7 1 2 995-1011 -4 4 2 44 54 3 7 2 205 213 5 11 2 228 207 7 3 3 123 -128 |  |
| -5 1 2 323 327 -2 4 2 246 -240 5 7 2 347 -349 -2 12 2 356 369 9 3 3 533 -535 |  |
| -3 1 2 64 65 0 4 2 629 634 9 7 2 164 -166 0 12 2 249 -226 -12 4 3 137 -137 |  |
| 1 1 2 684 -679 2 4 2 442 -442 -10 8 2 159 160 -13 1 3 71 74 -10 4 3 204 208 |  |
| 3 1 2 302 -289 4 4 2 341 350 -8 8 2 182 185 -11 1 3 99 102 -8 4 3 187 -192 |  |
| 5 1 2 385 385 8 4 2 78 -84 -6 8 2 130 135 -9 1 3 100 86 -6 4 3 375 375 |  |
| 7 1 2 537 -536 10 4 2 93 89 -4 8 2 153 159 -7 1 3 424 426 -4 4 3 306 305 |  |
| 9 1 2 251 248 -13 5 2 227 225 -2 8 2 244 249 -5 1 3 266 -266 -2 4 3 457 -469 |  |
| 11 1 2 252 -244 -11 5 2 369 375 0 8 2 222 226 -3 1 3 675 677 0 4 3 436 442 |  |
| -12 2 2 328 336 -9 5 2 177 174 2 8 2 91 96 -1 1 3 125 122 4 4 3 409 409 |  |
| -10 2 2 252 -251 -7 5 2 953 954 4 8 2 231 233 1 1 3 44 42 6 4 3 148 -144 |  |
| -8 2 2 294 287 -5 5 2 124 102 6 8 2 223 223 3 1 3 353 348 8 4 3 76 69 |  |
| -6 2 2 519 519 -3 5 2 1055 1064 8 8 2 67 64 5 1 3 147 142 -11 5 3 68 -71 |  |
| -4 2 2 191 -188 -1 5 2 153 148 -9 9 2 132 135 7 1 3 294 300 -9 5 3 85 78 |  |
| -2 2 2 204 205 1 5 2 710 704 -7 9 2 255 -246 9 1 3 163 -153 -7 5 3 56 57 |  |
| 0 2 2 607 609 3 5 2 1104 1119 -5 9 2 154 166 -12 2 3 554 -547 -5 5 3 335 -342 |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| -3 5 3 213 214 1 9 3 293 -292 -6 2 4 37 -34 -10 6 4 321 -309 -1 1 5 66 -67 |  |
| -1 5 3 60 44 3 9 3 323 -330 -4 2 4 343 -343 -8 6 4 339 336 1 1 5 161 -167 |  |
| 1 5 3 250 -260 5 9 3 331 318 -2 2 4 226 -224 -6 6 4 351 -350 3 1 5 101 -105 |  |
| 5 5 3 109 105 -4 10 3 54 40 0 2 4 167 177 -4 6 4 490 -487 5 1 5 118 -116 |  |
| 9 5 3 209 -209 -2 10 3 148 136 2 2 4 558 -560 -2 6 4 291 297 7 1 5 323 -329 |  |
| -10 6 3 232 -229 2 10 3 220 207 4 2 4 53 -54 0 6 4 212 -212 -12 2 5 408 403 |  |
| -8 6 3 124 -124 4 10 3 127 -143 8 2 4 154 -160 2 6 4 64 57 -10 2 5 39 -38 |  |
| -6 6 3 159 -145 -3 11 3 155 164 -11 3 4 186 188 4 6 4 571 -572 -8 2 5 657 654 |  |
| -4 6 3 182 -177 -1 11 3 138 149 -9 3 4 244 247 6 6 4 238 232 -6 2 5 177 174 |  |
| -2 6 3 162 -157 1 11 3 153 157 -7 3 4 58 -54 -9 7 4 282 276 -4 2 5 194 191 |  |
| 0 6 3 340 -334 -12 0 4 151 164 -5 3 4 283 275 -7 7 4 190 -194 -2 2 5 510 511 |  |
| 2 6 3 54 57 -10 0 4 465 463 -3 3 4 276 279 -5 7 4 210 206 0 2 5 148 147 |  |
| 4 6 3 357 -355 -8 0 4 29 11 -1 3 4 164 157 -3 7 4 68 -70 2 2 5 750 752 |  |
| 6 6 3 123 -125 -6 0 4 1084 1108 1 3 4 91 88 -1 7 4 279 272 4 2 5 136 -135 |  |
| 8 6 3 75 -70 -4 0 4 815 812 3 3 4 294 294 5 7 4 170 165 6 2 5 357 358 |  |
| -11 7 3 134 129 -2 0 4 81 -62 5 3 4 204 200 -8 8 4 167 -167 -11 3 5 127 118 |  |
| -9 7 3 408 408 0 0 4 1065 1067 9 3 4 223 232 -6 8 4 37 -47 -9 3 5 663 667 |  |
| -7 7 3 34 -27 2 0 4 245 234 -12 4 4 243 252 -4 8 4 180 -182 -7 3 5 157 156 |  |
| -5 7 3 563 567 4 0 4 910 921 -10 4 4 373 -369 -2 8 4 262 -259 -5 3 5 484 481 |  |
| -3 7 3 30 -25 6 0 4 212 215 -8 4 4 166 159 0 8 4 118 -118 -3 3 5 152 -159 |  |
| -1 7 3 585 592 8 0 4 347 340 -4 4 4 229 -231 2 8 4 71 -72 -1 3 5 917 930 |  |
| 1 7 3 261 264 -13 1 4 156 144 -2 4 4 33 16 4 8 4 243 -237 1 3 5 291 299 |  |
| 3 7 3 92 93 -11 1 4 148 151 0 4 4 147 -154 -7 9 4 97 92 3 3 5 112 108 |  |
| 5 7 3 454 448 -9 1 4 155 -150 2 4 4 332 329 -5 9 4 127 -134 5 3 5 432 432 |  |
| -8 8 3 391 388 -7 1 4 295 297 4 4 4 453 -446 -3 9 4 222 213 -10 4 5 281 -272 |  |
| -6 8 3 171 170 -5 1 4 119 -121 6 4 4 101 106 -1 9 4 149 -152 -8 4 5 186 185 |  |
| -4 8 3 228 227 -3 1 4 778 784 8 4 4 75 71 3 9 4 99 90 -6 4 5 152 -159 |  |
| -2 8 3 637 641 -1 1 4 483 -486 -11 5 4 226 -231 -6 10 4 348 348 -4 4 5 199 -195 |  |
| 2 8 3 686 682 1 1 4 39 39 -7 5 4 863 -865 -4 10 4 306 303 -2 4 5 38 -9 |  |
| 4 8 3 144 -136 3 1 4 495 496 -5 5 4 153 -148 -2 10 4 159 162 0 4 5 222 -225 |  |
| 6 8 3 419 426 5 1 4 92 -88 -3 5 4 806 -806 0 10 4 521 520 2 4 5 247 252 |  |
| -9 9 3 351 338 7 1 4 145 145 -1 5 4 140 -133 -11 1 5 48 -52 4 4 5 428 -426 |  |
| -7 9 3 390 -392 9 1 4 192 -185 1 5 4 557 -561 -9 1 5 43 -48 -9 5 5 61 64 |  |
| -5 9 3 35 -22 -12 2 4 275 -273 3 5 4 541 -542 -7 1 5 332 -334 -7 5 5 76 -70 |  |
| -3 9 3 150 -140 -10 2 4 82 -84 5 5 4 221 -220 -5 1 5 160 160 -5 5 5 113 115 |  |
| -1 9 3 398 391 -8 2 4 111 -119 7 5 4 604 -597 -3 1 5 421 -424 -1 5 5 36 39 |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| 3 5 5 69 72 -2 8 5 482 -482 1 1 6 147 -137 -4 4 6 135 -125 -1 7 6 237 -236 |  |
| 5 5 5 43 42 0 8 5 90 -85 3 1 6 66 61 0 4 6 343 341 -7 1 7 237 247 |  |
| -10 6 5 187 188 2 8 5 485 -487 -10 2 6 103 -96 2 4 6 314 -311 -5 1 7 111 -101 |  |
| -8 6 5 50 -46 -3 9 5 410 409 -8 2 6 220 213 -9 5 6 191 191 -3 1 7 260 258 |  |
| -6 6 5 253 245 -1 9 5 214 -207 -6 2 6 146 146 -7 5 6 346 346 -1 1 7 76 81 |  |
| -4 6 5 199 199 -10 0 6 788 -787 -4 2 6 91 96 -5 5 6 56 54 1 1 7 199 215 |  |
| 0 6 5 258 257 -8 0 6 195 194 -2 2 6 109 112 -3 5 6 845 842 -8 2 7 487 -487 |  |
| 2 6 5 99 97 -6 0 6 411 -409 0 2 6 80 74 -1 5 6 62 52 -6 2 7 129 -132 |  |
| 4 6 5 207 199 -4 0 6 724 -728 2 2 6 298 296 1 5 6 308 306 -4 2 7 255 -250 |  |
| -9 7 5 193 -196 -2 0 6 348 -359 -9 3 6 91 -89 3 5 6 357 366 -2 2 7 254 -247 |  |
| -5 7 5 610 -609 0 0 6 402 -396 -7 3 6 199 -195 -8 6 6 287 -286 0 2 7 45 -42 |  |
| -3 7 5 117 113 2 0 6 58 -59 -5 3 6 178 -180 -6 6 6 213 211 -7 3 7 230 -233 |  |
| -1 7 5 310 -309 4 0 6 798 -801 -1 3 6 273 -273 -4 6 6 187 186 -5 3 7 564 -564 |  |
| 1 7 5 280 -278 -9 1 6 102 106 1 3 6 179 -175 0 6 6 227 221 -3 3 7 207 210 |  |
| 3 7 5 245 -238 -7 1 6 307 -300 3 3 6 44 -49 2 6 6 230 -242 -1 3 7 437 -436 |  |
| -8 8 5 589 -584 -5 1 6 224 224 -8 4 6 81 -77 -5 7 6 212 -208 -6 4 7 153 148 |  |
| -6 8 5 57 -50 -3 1 6 390 -384 -6 4 6 195 190 -3 7 6 229 223 -4 4 7 73 79 |  |
| -4 8 5 100 -95 -1 1 6 79 77 |  |
| OBSERVED AND CALCULATED STRUCTURE FACTORS FOR THE SAMPLE - ORDERING 800°C 500 MINUTES |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| 2 0 0 145 155 2 6 0 244 251 -3 1 1 857 -856 -4 4 1 79 -65 7 7 1 84 -81 |  |
| 4 0 0 147 153 4 6 0 202 -198 -1 1 1 66 -66 -2 4 1 242 248 9 7 1 499 -493 |  |
| 6 0 0 902 889 8 6 0 189 -189 1 1 1 138 -138 0 4 1 900 -901 -8 8 1 390 -400 |  |
| 8 0 0 777 790 10 6 0 402 -399 3 1 1 763 -764 2 4 1 257 253 -6 8 1 233 -224 |  |
| 10 0 0 600 591 12 6 0 317 312 5 1 1 41 49 4 4 1 360 -354 -4 8 1 219 -213 |  |
| 12 0 0 102 -95 1 7 0 35 -23 7 1 1 306 -306 6 4 1 59 67 -2 8 1 1000-1004 |  |
| 1 1 0 62 51 3 7 0 105 96 9 1 1 49 52 10 4 1 337 -331 0 8 1 209 220 |  |
| 3 1 0 834 822 5 7 0 458 455 11 1 1 340 -336 -11 5 1 109 -114 2 8 1 582 -585 |  |
| 5 1 0 602 -603 7 7 0 286 -291 -12 2 1 696 682 -9 5 1 85 85 4 8 1 216 -215 |  |
| 7 1 0 445 460 9 7 0 199 202 -8 2 1 387 387 -7 5 1 52 53 6 8 1 578 -570 |  |
| 11 1 0 291 287 0 8 0 33 -24 -6 2 1 468 484 -5 5 1 72 80 8 8 1 206 -202 |  |
| 13 1 0 137 -138 2 8 0 246 -252 -4 2 1 677 680 -3 5 1 191 -178 -9 9 1 63 -59 |  |
| 0 2 0 240 233 4 8 0 371 -375 -2 2 1 1405 1367 -1 5 1 276 284 -7 9 1 559 563 |  |
| 2 2 0 671 -654 6 8 0 47 -46 2 2 1 1098 1097 1 5 1 80 83 -5 9 1 438 -433 |  |
| 4 2 0 233 -229 8 8 0 59 -66 4 2 1 310 304 3 5 1 219 -213 -3 9 1 104 84 |  |
| 6 2 0 177 -183 10 8 0 258 -271 6 2 1 722 732 5 5 1 176 180 -1 9 1 72 72 |  |
| 8 2 0 226 -225 1 9 0 56 -49 8 2 1 438 426 9 5 1 50 52 1 9 1 170 170 |  |
| 10 2 0 33 -28 3 9 0 195 193 10 2 1 59 -55 11 5 1 77 -74 3 9 1 146 155 |  |
| 12 2 0 177 -184 5 9 0 182 -188 12 2 1 476 467 -10 6 1 209 211 5 9 1 350 -338 |  |
| 1 3 0 100 91 7 9 0 162 150 -13 3 1 221 223 -6 6 1 266 262 7 9 1 337 337 |  |
| 3 3 0 613 613 9 9 0 84 -84 -11 3 1 313 310 -4 6 1 351 347 -8 10 1 129 -116 |  |
| 5 3 0 379 380 0 10 0 715 733 -9 3 1 723 725 -2 6 1 107 -120 -2 10 1 367 -356 |  |
| 7 3 0 88 -90 2 10 0 67 68 -7 3 1 424 -434 0 6 1 477 480 0 10 1 174 183 |  |
| 9 3 0 280 297 4 10 0 528 527 -5 3 1 1143 1166 2 6 1 213 195 2 10 1 67 -53 |  |
| 11 3 0 153 173 6 10 0 222 225 -3 3 1 1007 1003 4 6 1 227 223 4 10 1 80 -65 |  |
| 0 4 0 47 -36 8 10 0 184 185 -1 3 1 937 927 6 6 1 59 58 6 10 1 195 -185 |  |
| 2 4 0 176 170 1 11 0 79 94 1 3 1 171 -163 8 6 1 220 211 -7 11 1 216 -218 |  |
| 6 4 0 261 273 3 11 0 274 283 3 3 1 395 389 10 6 1 208 205 -5 11 1 202 -215 |  |
| 8 4 0 134 142 5 11 0 305 -284 5 3 1 1513 1533 -11 7 1 119 -120 -3 11 1 55 -72 |  |
| 1 5 0 982 -977 7 11 0 348 364 7 3 1 153 -156 -9 7 1 288 -296 -1 11 1 83 -88 |  |
| 3 5 0 707 -724 0 12 0 412 392 9 3 1 460 454 -7 7 1 41 36 1 11 1 309 -314 |  |
| 5 5 0 96 107 2 12 0 238 -254 11 3 1 134 139 -5 7 1 846 -860 3 11 1 137 -150 |  |
| 7 5 0 1130-1135 -11 1 1 265 -266 -12 4 1 302 293 -3 7 1 75 78 -4 12 1 158 139 |  |
| 9 5 0 146 -140 -9 1 1 41 -30 -10 4 1 304 -296 -1 7 1 423 -436 -2 12 1 287 264 |  |
| 11 5 0 404 -398 -7 1 1 374 -380 -8 4 1 140 -140 1 7 1 583 -597 2 12 1 430 412 |  |
| 0 6 0 1090-1099 -5 1 1 153 154 -6 4 1 94 -89 5 7 1 485 -492 -14 0 2 574 -573 |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| -12 0 2 101 91 -13 3 2 184 -181 -8 6 2 62 47 5 9 2 152 155 -2 2 3 1248-1243 |  |
| -10 0 2 724 -724 -11 3 2 44 -40 -6 6 2 592 589 7 9 2 197 -183 0 2 3 104 -100 |  |
| -8 0 2 341 -344 -9 3 2 143 -144 -4 6 2 105 92 -8 10 2 151 -157 2 2 3 757 -766 |  |
| -6 0 2 1045-1053 -7 3 2 282 -277 -2 6 2 648 -658 -6 10 2 254 -260 4 2 3 52 53 |  |
| -4 0 2 1136-1146 -5 3 2 326 -321 0 6 2 1002 1013 -4 10 2 486 -483 6 2 3 647 -645 |  |
| -2 0 2 360 337 -3 3 2 95 87 4 6 2 254 252 -2 10 2 129 -132 8 2 3 347 -344 |  |
| 0 0 2 1534-1524 -1 3 2 593 -584 6 6 2 138 -133 0 10 2 567 -578 10 2 3 65 -58 |  |
| 2 0 2 955 -968 1 3 2 452 -444 8 6 2 156 153 2 10 2 34 -39 -11 3 3 365 -362 |  |
| 4 0 2 1162-1184 3 3 2 47 48 10 6 2 262 258 4 10 2 646 -635 -9 3 3 793 -800 |  |
| 6 0 2 45 44 5 3 2 299 -297 -11 7 2 40 -41 6 10 2 130 -136 -7 3 3 234 242 |  |
| 8 0 2 452 -461 7 3 2 245 -239 -9 7 2 176 -180 -7 11 2 444 -450 -5 3 3 734 -754 |  |
| 10 0 2 809 -813 9 3 2 145 -137 -7 7 2 170 178 -5 11 2 195 177 -3 3 3 302 -289 |  |
| -13 1 2 186 -187 -12 4 2 254 -247 -5 7 2 316 -315 -3 11 2 226 -238 -1 3 3 1228-1220 |  |
| -11 1 2 48 27 -10 4 2 230 223 -3 7 2 127 130 -1 11 2 102 89 1 3 3 292 -289 |  |
| -9 1 2 256 269 -6 4 2 140 146 -1 7 2 367 -363 1 11 2 176 -190 5 3 3 833 -830 |  |
| -7 1 2 981-1005 -4 4 2 45 57 1 7 2 56 -58 3 11 2 277 -285 7 3 3 128 -130 |  |
| -5 1 2 324 324 -2 4 2 252 -239 3 7 2 207 213 5 11 2 222 208 9 3 3 541 -529 |  |
| -3 1 2 67 64 0 4 2 630 636 5 7 2 355 -351 -2 12 2 359 372 -12 4 3 138 -136 |  |
| 1 1 2 687 -680 2 4 2 444 -440 9 7 2 163 -164 0 12 2 250 -230 -10 4 3 208 205 |  |
| 3 1 2 301 -289 4 4 2 338 352 -10 8 2 161 158 -13 1 3 70 73 -8 4 3 187 -193 |  |
| 5 1 2 381 384 8 4 2 84 -82 -8 8 2 181 182 -11 1 3 98 100 -6 4 3 375 378 |  |
| 7 1 2 525 -531 10 4 2 96 90 -6 8 2 129 135 -9 1 3 85 83 -4 4 3 313 309 |  |
| 9 1 2 248 243 -13 5 2 229 222 -4 8 2 156 160 -7 1 3 420 423 -2 4 3 460 -470 |  |
| 11 1 2 238 -244 -11 5 2 366 368 -2 8 2 248 247 -5 1 3 261 -264 0 4 3 439 444 |  |
| -12 2 2 331 330 -9 5 2 184 171 0 8 2 222 228 -3 1 3 674 679 2 4 3 37 -42 |  |
| -10 2 2 250 -248 -7 5 2 946 952 2 8 2 95 96 -1 1 3 133 123 4 4 3 410 410 |  |
| -8 2 2 292 286 -5 5 2 124 106 4 8 2 233 232 1 1 3 52 42 6 4 3 151 -144 |  |
| -6 2 2 520 516 -3 5 2 1071 1070 6 8 2 223 221 3 1 3 351 346 8 4 3 78 68 |  |
| -4 2 2 193 -188 -1 5 2 155 152 8 8 2 63 63 5 1 3 145 143 10 4 3 202 207 |  |
| -2 2 2 208 207 1 5 2 721 707 -9 9 2 130 134 7 1 3 294 297 -11 5 3 72 -70 |  |
| 0 2 2 616 610 3 5 2 1104 1120 -7 9 2 253 -246 9 1 3 163 -153 -9 5 3 83 76 |  |
| 2 2 2 476 474 5 5 2 41 14 -5 9 2 161 166 -12 2 3 550 -538 -7 5 3 63 58 |  |
| 4 2 2 359 -359 7 5 2 587 586 -3 9 2 104 -99 -10 2 3 85 -83 -5 5 3 337 -344 |  |
| 6 2 2 397 393 9 5 2 143 150 -1 9 2 58 62 -8 2 3 675 -680 -3 5 3 219 215 |  |
| 8 2 2 349 339 -12 6 2 241 -231 1 9 2 90 -76 -6 2 3 103 -101 -1 5 3 57 45 |  |
| 10 2 2 105 -96 -10 6 2 114 106 3 9 2 62 -58 -4 2 3 254 -260 1 5 3 254 -262 |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| 5 5 3 112 105 -2 10 3 145 136 0 2 4 184 179 -4 6 4 497 -487 5 1 5 120 -116 |  |
| 9 5 3 216 -208 0 10 3 45 -51 2 2 4 555 -561 -2 6 4 291 296 7 1 5 313 -327 |  |
| -10 6 3 233 -227 2 10 3 219 209 4 2 4 54 -55 0 6 4 219 -210 -12 2 5 404 396 |  |
| -8 6 3 124 -123 4 10 3 130 -146 6 2 4 32 -18 2 6 4 62 60 -10 2 5 45 -41 |  |
| -6 6 3 151 -145 -3 11 3 154 165 8 2 4 151 -157 4 6 4 575 -575 -8 2 5 651 652 |  |
| -4 6 3 184 -178 -1 11 3 138 150 -11 3 4 193 185 6 6 4 239 232 -6 2 5 175 176 |  |
| -2 6 3 164 -161 1 11 3 155 154 -9 3 4 241 245 -9 7 4 281 278 -4 2 5 192 193 |  |
| 0 6 3 345 -333 -12 0 4 154 161 -7 3 4 54 -53 -7 7 4 192 -193 -2 2 5 513 509 |  |
| 2 6 3 54 57 -10 0 4 458 459 -5 3 4 281 276 -5 7 4 213 208 0 2 5 151 149 |  |
| 4 6 3 360 -356 -8 0 4 38 -11 -3 3 4 281 282 -3 7 4 65 -70 2 2 5 750 754 |  |
| 6 6 3 124 -124 -6 0 4 1075 1105 -1 3 4 164 158 -1 7 4 285 276 4 2 5 137 -135 |  |
| 8 6 3 72 -69 -4 0 4 811 812 1 3 4 90 88 5 7 4 173 167 6 2 5 354 355 |  |
| -11 7 3 128 127 -2 0 4 59 -57 3 3 4 292 297 -8 8 4 169 -165 -11 3 5 122 114 |  |
| -9 7 3 406 408 0 0 4 1050 1068 5 3 4 205 199 -6 8 4 61 -47 -9 3 5 671 662 |  |
| -5 7 3 566 567 2 0 4 243 235 9 3 4 217 228 -4 8 4 185 -183 -7 3 5 154 156 |  |
| -1 7 3 593 597 4 0 4 896 920 -12 4 4 252 247 -2 8 4 260 -259 -5 3 5 484 481 |  |
| 1 7 3 258 264 6 0 4 206 214 -10 4 4 365 -368 0 8 4 116 -119 -3 3 5 158 -160 |  |
| 3 7 3 93 95 8 0 4 343 334 -8 4 4 164 160 2 8 4 65 -71 -1 3 5 937 931 |  |
| 5 7 3 446 449 -13 1 4 151 146 -4 4 4 233 -232 4 8 4 242 -237 1 3 5 292 299 |  |
| 7 7 3 36 5 -11 1 4 151 149 0 4 4 146 -154 -7 9 4 98 92 3 3 5 112 109 |  |
| -10 8 3 41 41 -9 1 4 152 -151 2 4 4 337 329 -5 9 4 133 -135 5 3 5 432 429 |  |
| -8 8 3 386 388 -7 1 4 290 294 4 4 4 450 -447 -3 9 4 224 216 -10 4 5 278 -273 |  |
| -6 8 3 170 171 -5 1 4 116 -122 6 4 4 112 104 -1 9 4 153 -153 -8 4 5 190 185 |  |
| -4 8 3 226 228 -3 1 4 780 788 8 4 4 79 70 3 9 4 99 90 -6 4 5 158 -159 |  |
| -2 8 3 641 642 -1 1 4 485 -489 -11 5 4 232 -229 -6 10 4 358 349 -4 4 5 204 -198 |  |
| 2 8 3 699 688 1 1 4 47 37 -7 5 4 857 -862 -4 10 4 302 305 -2 4 5 38 -14 |  |
| 4 8 3 139 -138 3 1 4 504 496 -5 5 4 153 -149 -2 10 4 159 162 0 4 5 223 -226 |  |
| 6 8 3 423 425 5 1 4 89 -85 -3 5 4 816 -811 0 10 4 527 523 2 4 5 251 253 |  |
| -9 9 3 344 339 7 1 4 143 142 -1 5 4 138 -137 -11 1 5 51 -52 4 4 5 428 -428 |  |
| -7 9 3 393 -393 9 1 4 194 -184 1 5 4 569 -565 -9 1 5 43 -48 6 4 5 43 -30 |  |
| -3 9 3 152 -143 -12 2 4 277 -269 3 5 4 543 -541 -7 1 5 333 -333 -9 5 5 67 66 |  |
| -1 9 3 402 395 -10 2 4 84 -82 5 5 4 218 -221 -5 1 5 158 160 -7 5 5 77 -70 |  |
| 1 9 3 298 -294 -8 2 4 116 -120 7 5 4 596 -594 -3 1 5 424 -425 -5 5 5 114 114 |  |
| 3 9 3 334 -333 -6 2 4 44 -34 -10 6 4 320 -307 -1 1 5 70 -68 -3 5 5 36 -34 |  |
| 5 9 3 326 319 -4 2 4 344 -345 -8 6 4 335 338 1 1 5 168 -170 -1 5 5 35 41 |  |
| -4 10 3 53 38 -2 2 4 229 -226 -6 6 4 347 -348 3 1 5 105 -103 3 5 5 74 72 |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| -10 6 5 190 187 0 8 5 76 -83 1 1 6 145 -138 -4 4 6 126 -129 -1 7 6 236 -239 |  |
| -8 6 5 52 -47 2 8 5 489 -488 3 1 6 74 66 0 4 6 349 345 -7 1 7 237 247 |  |
| -6 6 5 249 247 -3 9 5 408 416 -10 2 6 107 -98 2 4 6 316 -311 -5 1 7 105 -101 |  |
| -4 6 5 201 199 -1 9 5 214 -206 -8 2 6 217 214 -9 5 6 195 193 -3 1 7 258 259 |  |
| 0 6 5 259 258 -10 0 6 781 -783 -6 2 6 147 149 -7 5 6 351 344 -1 1 7 79 82 |  |
| 2 6 5 101 99 -8 0 6 192 195 -4 2 6 86 95 -5 5 6 53 52 1 1 7 205 217 |  |
| 4 6 5 200 197 -6 0 6 406 -406 -2 2 6 108 112 -3 5 6 848 847 -8 2 7 477 -485 |  |
| -9 7 5 196 -193 -4 0 6 725 -729 0 2 6 78 78 -1 5 6 59 53 -6 2 7 126 -131 |  |
| -5 7 5 613 -613 -2 0 6 360 -364 2 2 6 297 295 1 5 6 310 308 -4 2 7 254 -253 |  |
| -3 7 5 123 115 0 0 6 399 -394 -9 3 6 87 -87 3 5 6 355 365 -2 2 7 247 -248 |  |
| -1 7 5 311 -310 2 0 6 62 -59 -7 3 6 193 -198 -8 6 6 286 -288 0 2 7 42 -40 |  |
| 1 7 5 287 -280 4 0 6 777 -801 -5 3 6 182 -181 -6 6 6 221 211 -7 3 7 223 -232 |  |
| 3 7 5 240 -240 -9 1 6 106 106 -1 3 6 273 -276 -4 6 6 186 182 -5 3 7 572 -567 |  |
| -8 8 5 580 -585 -7 1 6 306 -299 1 3 6 181 -177 0 6 6 231 223 -3 3 7 216 213 |  |
| -6 8 5 51 -48 -5 1 6 228 227 3 3 6 35 -48 2 6 6 237 -245 -1 3 7 445 -434 |  |
| -4 8 5 103 -97 -3 1 6 381 -381 -8 4 6 79 -77 -5 7 6 209 -212 -6 4 7 153 151 |  |
| -2 8 5 482 -485 -1 1 6 77 75 -6 4 6 195 192 -3 7 6 229 225 -4 4 7 76 80 |  |
| OBSERVED AND CALCULATED STRUCTURE FACTORS FOR THE SAMPLE - ORDERING 800°C 1000 MINUTES |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| 2 0 0 139 148 7 5 0 1116-1135 -11 1 1 267 -268 -10 4 1 304 -296 -1 7 1 431 -436 |  |
| 4 0 0 142 147 9 5 0 148 -143 -9 1 1 39 -34 -8 4 1 144 -139 1 7 1 585 -599 |  |
| 6 0 0 891 891 11 5 0 401 -399 -7 1 1 377 -380 -6 4 1 103 -93 3 7 1 59 -51 |  |
| 8 0 0 763 789 0 6 0 1086-1102 -5 1 1 151 153 -4 4 1 84 -67 5 7 1 485 -491 |  |
| 10 0 0 601 588 2 6 0 250 253 -3 1 1 855 -861 -2 4 1 242 247 7 7 1 88 -83 |  |
| 12 0 0 102 -90 4 6 0 203 -195 -1 1 1 64 -68 0 4 1 897 -906 9 7 1 492 -495 |  |
| 1 1 0 54 46 6 6 0 33 -5 1 1 1 140 -142 2 4 1 247 249 -8 8 1 396 -402 |  |
| 3 1 0 828 820 8 6 0 188 -189 3 1 1 754 -771 4 4 1 360 -353 -6 8 1 226 -227 |  |
| 5 1 0 607 -605 10 6 0 402 -398 5 1 1 48 47 6 4 1 57 62 -4 8 1 219 -215 |  |
| 7 1 0 443 455 12 6 0 308 310 7 1 1 306 -304 10 4 1 331 -329 -2 8 1 999-1004 |  |
| 9 1 0 26 3 1 7 0 29 -23 9 1 1 50 49 -11 5 1 112 -115 0 8 1 214 219 |  |
| 11 1 0 293 286 3 7 0 106 100 11 1 1 336 -338 -9 5 1 83 84 2 8 1 590 -586 |  |
| 13 1 0 137 -136 5 7 0 455 455 -12 2 1 691 682 -7 5 1 52 54 4 8 1 211 -214 |  |
| 0 2 0 239 231 7 7 0 290 -291 -8 2 1 389 388 -5 5 1 75 78 6 8 1 583 -573 |  |
| 2 2 0 667 -655 9 7 0 204 204 -6 2 1 474 484 -3 5 1 187 -178 8 8 1 207 -206 |  |
| 4 2 0 233 -231 2 8 0 247 -255 -4 2 1 679 677 -1 5 1 280 285 -9 9 1 57 -60 |  |
| 6 2 0 180 -186 4 8 0 376 -376 -2 2 1 1397 1367 1 5 1 77 84 -7 9 1 563 565 |  |
| 8 2 0 234 -227 6 8 0 48 -44 2 2 1 1114 1095 3 5 1 224 -217 -5 9 1 438 -434 |  |
| 10 2 0 35 -28 8 8 0 63 -66 4 2 1 307 301 5 5 1 179 180 -3 9 1 77 80 |  |
| 12 2 0 187 -183 10 8 0 272 -275 6 2 1 718 729 7 5 1 43 28 -1 9 1 68 72 |  |
| 1 3 0 101 93 1 9 0 43 -51 8 2 1 437 428 9 5 1 56 50 1 9 1 176 173 |  |
| 3 3 0 606 615 3 9 0 192 192 10 2 1 56 -53 11 5 1 78 -75 3 9 1 149 152 |  |
| 5 3 0 381 381 5 9 0 182 -189 12 2 1 452 466 -10 6 1 212 212 5 9 1 349 -340 |  |
| 7 3 0 89 -91 7 9 0 159 151 -13 3 1 222 220 -6 6 1 266 266 7 9 1 342 339 |  |
| 9 3 0 298 300 9 9 0 82 -87 -11 3 1 311 313 -4 6 1 353 350 -8 10 1 129 -119 |  |
| 11 3 0 174 176 0 10 0 722 732 -9 3 1 719 725 -2 6 1 108 -120 -2 10 1 367 -358 |  |
| 0 4 0 31 -31 2 10 0 63 68 -7 3 1 425 -435 0 6 1 480 483 0 10 1 176 184 |  |
| 2 4 0 182 172 4 10 0 531 532 -3 3 1 992 1001 2 6 1 213 196 2 10 1 66 -51 |  |
| 4 4 0 633 -649 6 10 0 221 225 -1 3 1 937 923 4 6 1 227 225 4 10 1 77 -67 |  |
| 6 4 0 279 276 8 10 0 181 182 1 3 1 170 -167 6 6 1 59 60 6 10 1 195 -184 |  |
| 8 4 0 153 147 1 11 0 84 96 3 3 1 392 387 8 6 1 217 213 -7 11 1 225 -223 |  |
| 10 4 0 459 -454 3 11 0 276 288 5 3 1 1520 1534 10 6 1 208 205 -5 11 1 207 -215 |  |
| 12 4 0 193 191 5 11 0 301 -284 7 3 1 147 -157 -11 7 1 114 -119 -3 11 1 59 -71 |  |
| 1 5 0 995 -975 7 11 0 355 364 9 3 1 456 454 -9 7 1 294 -294 -1 11 1 84 -89 |  |
| 3 5 0 709 -725 0 12 0 415 398 11 3 1 152 145 -5 7 1 843 -862 1 11 1 311 -317 |  |
| 5 5 0 97 109 2 12 0 239 -255 -12 4 1 296 289 -3 7 1 78 83 3 11 1 139 -149 |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| 5 11 1 47 27 -2 2 2 209 211 5 5 2 39 15 -7 9 2 258 -245 -12 2 3 554 -540 |  |
| -4 12 1 157 138 0 2 2 619 614 7 5 2 588 585 -5 9 2 162 167 -10 2 3 94 -83 |  |
| -2 12 1 289 267 2 2 2 473 473 9 5 2 145 153 -3 9 2 102 -100 -8 2 3 673 -679 |  |
| 0 12 1 33 -52 4 2 2 352 -359 -12 6 2 240 -228 -1 9 2 62 65 -6 2 3 107 -99 |  |
| 2 12 1 432 414 6 2 2 394 394 -10 6 2 122 104 1 9 2 92 -76 -4 2 3 255 -260 |  |
| -14 0 2 581 -571 8 2 2 347 343 -8 6 2 63 47 3 9 2 62 -56 -2 2 3 1233-1241 |  |
| -12 0 2 98 86 10 2 2 98 -96 -6 6 2 598 591 5 9 2 157 156 0 2 3 108 -97 |  |
| -10 0 2 727 -727 -13 3 2 184 -183 -4 6 2 104 90 7 9 2 197 -184 2 2 3 755 -765 |  |
| -8 0 2 338 -341 -9 3 2 148 -145 -2 6 2 649 -660 -8 10 2 155 -158 4 2 3 51 53 |  |
| -6 0 2 1038-1052 -7 3 2 283 -280 0 6 2 1006 1015 -6 10 2 255 -259 6 2 3 639 -642 |  |
| -4 0 2 1125-1143 -5 3 2 325 -322 2 6 2 33 -22 -4 10 2 484 -485 8 2 3 341 -345 |  |
| -2 0 2 364 340 -3 3 2 95 86 4 6 2 254 249 -2 10 2 131 -134 10 2 3 59 -60 |  |
| 0 0 2 1563-1530 -1 3 2 595 -587 6 6 2 141 -130 0 10 2 571 -579 -11 3 3 364 -364 |  |
| 2 0 2 953 -962 1 3 2 452 -443 8 6 2 162 154 4 10 2 645 -639 -9 3 3 797 -799 |  |
| 4 0 2 1159-1181 3 3 2 50 46 10 6 2 257 256 6 10 2 133 -138 -7 3 3 234 243 |  |
| 6 0 2 44 40 5 3 2 302 -299 -11 7 2 42 -39 -7 11 2 447 -454 -5 3 3 742 -754 |  |
| 8 0 2 449 -461 7 3 2 247 -239 -9 7 2 182 -183 -5 11 2 195 180 -3 3 3 301 -289 |  |
| 10 0 2 811 -811 9 3 2 142 -138 -7 7 2 171 175 -3 11 2 225 -242 -1 3 3 1226-1217 |  |
| -13 1 2 190 -189 -12 4 2 255 -247 -5 7 2 314 -311 -1 11 2 107 85 1 3 3 288 -285 |  |
| -11 1 2 36 29 -10 4 2 223 225 -3 7 2 124 127 1 11 2 178 -190 3 3 3 32 -20 |  |
| -9 1 2 263 269 -6 4 2 140 144 -1 7 2 373 -366 3 11 2 273 -288 5 3 3 834 -829 |  |
| -7 1 2 985-1004 -4 4 2 48 55 1 7 2 60 -57 5 11 2 224 204 7 3 3 127 -128 |  |
| -5 1 2 322 327 -2 4 2 251 -240 3 7 2 207 213 -2 12 2 358 376 9 3 3 527 -527 |  |
| -3 1 2 68 67 0 4 2 632 631 5 7 2 353 -352 0 12 2 247 -234 -12 4 3 135 -131 |  |
| -1 1 2 23 8 2 4 2 447 -443 9 7 2 163 -164 -13 1 3 68 73 -10 4 3 208 207 |  |
| 1 1 2 676 -676 4 4 2 342 352 -10 8 2 163 160 -11 1 3 100 100 -8 4 3 184 -195 |  |
| 3 1 2 310 -287 8 4 2 102 -85 -8 8 2 181 184 -9 1 3 87 87 -6 4 3 377 380 |  |
| 5 1 2 380 384 10 4 2 90 89 -6 8 2 133 134 -7 1 3 420 424 -4 4 3 314 313 |  |
| 7 1 2 530 -529 -13 5 2 228 223 -4 8 2 163 162 -5 1 3 256 -262 -2 4 3 458 -468 |  |
| 9 1 2 244 242 -11 5 2 372 369 -2 8 2 249 249 -3 1 3 678 682 0 4 3 445 443 |  |
| 11 1 2 244 -239 -9 5 2 182 177 0 8 2 226 225 -1 1 3 127 122 2 4 3 30 -39 |  |
| -12 2 2 331 331 -7 5 2 942 953 2 8 2 98 97 1 1 3 51 44 4 4 3 412 411 |  |
| -10 2 2 250 -249 -3 5 2 1060 1071 4 8 2 231 235 3 1 3 351 350 6 4 3 146 -141 |  |
| -8 2 2 290 288 -1 5 2 155 152 6 8 2 220 222 5 1 3 148 145 8 4 3 74 69 |  |
| -6 2 2 522 518 1 5 2 726 705 8 8 2 62 60 7 1 3 289 296 10 4 3 201 207 |  |
| -4 2 2 192 -188 3 5 2 1104 1121 -9 9 2 131 137 9 1 3 155 -151 -11 5 3 75 -70 |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| -9 5 3 81 77 -5 9 3 45 -23 9 1 4 183 -181 1 5 4 573 -564 0 10 4 522 524 |  |
| -7 5 3 56 56 -3 9 3 137 -141 -12 2 4 272 -270 3 5 4 537 -541 -11 1 5 41 -52 |  |
| -5 5 3 336 -341 -1 9 3 402 396 -10 2 4 83 -83 5 5 4 220 -223 -9 1 5 45 -50 |  |
| -3 5 3 214 216 1 9 3 296 -294 -8 2 4 114 -121 7 5 4 590 -594 -7 1 5 333 -332 |  |
| -1 5 3 61 44 3 9 3 334 -333 -6 2 4 42 -36 -10 6 4 313 -307 -5 1 5 159 157 |  |
| 1 5 3 252 -263 5 9 3 327 321 -4 2 4 341 -343 -8 6 4 338 339 -3 1 5 423 -429 |  |
| 5 5 3 115 107 -4 10 3 50 34 -2 2 4 223 -226 -6 6 4 352 -351 -1 1 5 68 -68 |  |
| 9 5 3 202 -209 -2 10 3 149 138 0 2 4 167 172 -4 6 4 493 -485 1 1 5 167 -168 |  |
| -10 6 3 231 -231 0 10 3 51 -49 2 2 4 556 -560 -2 6 4 293 298 3 1 5 106 -106 |  |
| -8 6 3 126 -122 2 10 3 216 206 4 2 4 59 -54 0 6 4 214 -212 5 1 5 120 -119 |  |
| -6 6 3 149 -147 4 10 3 125 -145 8 2 4 154 -160 2 6 4 62 59 7 1 5 304 -325 |  |
| -4 6 3 186 -180 -3 11 3 155 164 -11 3 4 189 186 4 6 4 574 -570 -12 2 5 396 398 |  |
| -2 6 3 165 -161 -1 11 3 137 150 -9 3 4 245 245 6 6 4 235 229 -10 2 5 44 -38 |  |
| 0 6 3 348 -336 1 11 3 155 159 -7 3 4 52 -51 -9 7 4 283 279 -8 2 5 647 653 |  |
| 2 6 3 52 55 3 11 3 130 141 -5 3 4 286 277 -7 7 4 190 -188 -6 2 5 173 173 |  |
| 4 6 3 360 -356 -12 0 4 157 163 -3 3 4 282 280 -5 7 4 210 207 -4 2 5 191 195 |  |
| 6 6 3 123 -126 -10 0 4 460 460 -1 3 4 167 161 -3 7 4 69 -72 -2 2 5 513 509 |  |
| 8 6 3 73 -72 -6 0 4 1092 1107 1 3 4 90 89 -1 7 4 284 278 0 2 5 151 148 |  |
| -11 7 3 135 129 -4 0 4 811 808 3 3 4 293 296 1 7 4 44 32 2 2 5 757 752 |  |
| -9 7 3 408 406 -2 0 4 61 -58 5 3 4 203 201 5 7 4 180 166 4 2 5 138 -131 |  |
| -7 7 3 36 -25 0 0 4 1069 1068 9 3 4 221 228 -10 8 4 198 -197 6 2 5 357 354 |  |
| -5 7 3 568 570 2 0 4 248 234 -12 4 4 245 249 -8 8 4 166 -166 -11 3 5 126 118 |  |
| -3 7 3 31 -28 4 0 4 905 915 -10 4 4 366 -369 -6 8 4 49 -45 -9 3 5 658 662 |  |
| -1 7 3 595 597 6 0 4 207 216 -8 4 4 163 161 -4 8 4 186 -186 -7 3 5 151 156 |  |
| 1 7 3 262 265 8 0 4 336 338 -4 4 4 234 -230 -2 8 4 261 -260 -5 3 5 484 482 |  |
| 3 7 3 97 94 -13 1 4 146 145 -2 4 4 30 15 0 8 4 117 -118 -3 3 5 155 -159 |  |
| 5 7 3 450 447 -11 1 4 150 149 0 4 4 154 -152 2 8 4 66 -71 -1 3 5 931 929 |  |
| -8 8 3 388 387 -9 1 4 151 -150 2 4 4 335 330 4 8 4 236 -237 1 3 5 293 297 |  |
| -6 8 3 174 172 -7 1 4 292 291 4 4 4 451 -445 -7 9 4 98 90 3 3 5 114 110 |  |
| -4 8 3 247 234 -5 1 4 116 -123 6 4 4 106 103 -5 9 4 130 -135 5 3 5 431 430 |  |
| -2 8 3 646 643 -3 1 4 769 785 8 4 4 76 71 -3 9 4 221 216 -10 4 5 278 -276 |  |
| 2 8 3 697 691 -1 1 4 492 -489 -11 5 4 229 -226 -1 9 4 151 -157 -8 4 5 183 185 |  |
| 4 8 3 147 -135 1 1 4 45 35 -7 5 4 865 -866 3 9 4 97 89 -6 4 5 159 -158 |  |
| 6 8 3 427 424 3 1 4 490 492 -5 5 4 150 -147 -6 10 4 349 350 -4 4 5 204 -200 |  |
| -9 9 3 350 342 5 1 4 89 -85 -3 5 4 812 -810 -4 10 4 300 305 0 4 5 226 -226 |  |
| -7 9 3 402 -394 7 1 4 142 141 -1 5 4 143 -137 -2 10 4 160 166 2 4 5 249 251 |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| 4 4 5 427 -426 3 7 5 249 -241 -7 1 6 302 -296 1 3 6 177 -177 2 6 6 240 -241 |  |
| -9 5 5 68 65 -8 8 5 572 -586 -5 1 6 227 227 3 3 6 43 -51 -5 7 6 216 -214 |  |
| -7 5 5 77 -67 -6 8 5 47 -47 -3 1 6 382 -382 -10 4 6 118 118 -3 7 6 230 225 |  |
| -5 5 5 114 114 -4 8 5 102 -101 -1 1 6 80 77 -8 4 6 81 -79 -1 7 6 245 -237 |  |
| -1 5 5 39 40 -2 8 5 483 -487 1 1 6 143 -135 -6 4 6 194 190 -7 1 7 241 245 |  |
| 3 5 5 73 70 0 8 5 79 -84 3 1 6 73 64 -4 4 6 131 -127 -5 1 7 103 -100 |  |
| 5 5 5 40 41 2 8 5 491 -490 -10 2 6 98 -98 0 4 6 345 339 -3 1 7 261 262 |  |
| -10 6 5 186 191 -5 9 5 128 -120 -8 2 6 215 216 2 4 6 318 -311 -1 1 7 84 84 |  |
| -8 6 5 46 -47 -3 9 5 415 413 -6 2 6 145 151 -9 5 6 192 192 1 1 7 203 216 |  |
| -6 6 5 250 248 -1 9 5 206 -207 -4 2 6 90 96 -7 5 6 351 348 -8 2 7 481 -487 |  |
| -4 6 5 200 201 -10 0 6 780 -783 -2 2 6 111 111 -5 5 6 67 56 -6 2 7 127 -131 |  |
| 0 6 5 260 257 -8 0 6 198 193 0 2 6 82 78 -3 5 6 846 844 -4 2 7 253 -253 |  |
| 2 6 5 107 100 -6 0 6 408 -411 2 2 6 303 298 -1 5 6 63 55 -2 2 7 255 -248 |  |
| 4 6 5 201 201 -4 0 6 726 -724 4 2 6 36 -7 1 5 6 315 311 -7 3 7 226 -232 |  |
| -9 7 5 194 -193 -2 0 6 357 -362 -9 3 6 89 -88 3 5 6 356 365 -5 3 7 561 -565 |  |
| -5 7 5 613 -613 0 0 6 399 -398 -7 3 6 201 -199 -8 6 6 284 -287 -3 3 7 211 207 |  |
| -3 7 5 118 115 2 0 6 64 -62 -5 3 6 177 -182 -6 6 6 218 212 -1 3 7 439 -435 |  |
| -1 7 5 313 -311 4 0 6 765 -795 -3 3 6 36 26 -4 6 6 185 182 -6 4 7 151 149 |  |
| 1 7 5 283 -280 -9 1 6 104 104 -1 3 6 276 -276 0 6 6 233 222 -4 4 7 81 81 |  |
| OBSERVED AND CALCULATED STRUCTURE FACTORS FOR THE SAMPLE - ORDERING 800°C 2000 MINUTES |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| 2 0 0 140 144 11 5 0 403 -398 -5 1 1 151 151 -8 4 1 141 -142 -1 7 1 422 -431 |  |
| 4 0 0 145 146 0 6 0 1084-1098 -3 1 1 858 -860 -6 4 1 98 -90 1 7 1 585 -593 |  |
| 6 0 0 890 885 2 6 0 243 250 -1 1 1 64 -68 -4 4 1 75 -66 3 7 1 57 -51 |  |
| 8 0 0 776 787 4 6 0 200 -195 1 1 1 140 -142 -2 4 1 244 247 5 7 1 479 -486 |  |
| 10 0 0 598 589 6 6 0 28 -2 3 1 1 757 -768 0 4 1 902 -903 7 7 1 81 -80 |  |
| 12 0 0 105 -90 8 6 0 191 -190 5 1 1 47 46 2 4 1 247 250 9 7 1 499 -492 |  |
| 1 1 0 54 44 10 6 0 408 -399 7 1 1 304 -307 4 4 1 359 -354 -8 8 1 395 -399 |  |
| 3 1 0 831 817 12 6 0 319 311 9 1 1 49 49 6 4 1 65 65 -6 8 1 224 -224 |  |
| 5 1 0 609 -607 3 7 0 107 99 11 1 1 337 -338 10 4 1 337 -330 -4 8 1 222 -215 |  |
| 7 1 0 443 454 5 7 0 457 455 -12 2 1 687 683 -11 5 1 115 -115 -2 8 1 991-1001 |  |
| 11 1 0 295 288 7 7 0 289 -289 -8 2 1 388 385 -9 5 1 82 84 0 8 1 211 219 |  |
| 13 1 0 140 -140 9 7 0 204 203 -6 2 1 469 480 -7 5 1 53 53 2 8 1 582 -581 |  |
| 0 2 0 238 232 2 8 0 246 -254 -4 2 1 672 674 -5 5 1 80 80 4 8 1 211 -216 |  |
| 2 2 0 664 -655 4 8 0 373 -376 -2 2 1 1394 1358 -3 5 1 189 -178 6 8 1 576 -571 |  |
| 4 2 0 233 -232 6 8 0 50 -43 0 2 1 404 -380 -1 5 1 279 284 8 8 1 214 -202 |  |
| 6 2 0 187 -185 8 8 0 65 -67 2 2 1 1088 1088 1 5 1 75 83 -9 9 1 68 -57 |  |
| 8 2 0 231 -226 10 8 0 279 -275 4 2 1 309 298 3 5 1 219 -216 -7 9 1 562 563 |  |
| 10 2 0 34 -31 1 9 0 57 -54 6 2 1 710 726 5 5 1 178 180 -5 9 1 432 -434 |  |
| 12 2 0 187 -186 3 9 0 192 190 8 2 1 431 424 7 5 1 46 27 -3 9 1 76 77 |  |
| 1 3 0 102 94 5 9 0 181 -189 10 2 1 61 -52 9 5 1 49 50 -1 9 1 71 72 |  |
| 3 3 0 609 614 7 9 0 155 147 12 2 1 469 465 11 5 1 77 -75 1 9 1 175 173 |  |
| 5 3 0 382 380 9 9 0 80 -86 -13 3 1 220 224 -10 6 1 213 213 3 9 1 148 150 |  |
| 7 3 0 89 -90 0 10 0 718 726 -11 3 1 313 309 -6 6 1 266 266 5 9 1 347 -338 |  |
| 9 3 0 298 301 2 10 0 70 69 -9 3 1 712 725 -4 6 1 352 351 7 9 1 336 335 |  |
| 11 3 0 176 177 4 10 0 524 526 -7 3 1 418 -436 -2 6 1 105 -117 -8 10 1 131 -116 |  |
| 0 4 0 32 -27 6 10 0 217 225 -5 3 1 1148 1162 0 6 1 475 479 -2 10 1 368 -356 |  |
| 2 4 0 185 175 8 10 0 182 184 -3 3 1 996 997 2 6 1 212 197 0 10 1 177 182 |  |
| 4 4 0 635 -645 1 11 0 83 98 -1 3 1 937 920 4 6 1 226 226 2 10 1 69 -50 |  |
| 6 4 0 280 278 3 11 0 274 282 1 3 1 188 -170 6 6 1 62 61 4 10 1 82 -65 |  |
| 10 4 0 457 -450 5 11 0 300 -281 3 3 1 396 384 8 6 1 217 214 6 10 1 193 -187 |  |
| 12 4 0 193 195 7 11 0 352 363 5 3 1 1495 1527 10 6 1 207 207 -7 11 1 218 -221 |  |
| 1 5 0 979 -972 0 12 0 420 396 7 3 1 150 -156 -11 7 1 112 -121 -5 11 1 206 -219 |  |
| 3 5 0 703 -717 2 12 0 243 -251 9 3 1 453 454 -9 7 1 294 -294 -3 11 1 66 -73 |  |
| 5 5 0 93 109 -11 1 1 269 -269 11 3 1 133 139 -7 7 1 40 36 -1 11 1 80 -89 |  |
| 7 5 0 1129-1134 -9 1 1 33 -33 -12 4 1 298 291 -5 7 1 837 -855 1 11 1 312 -316 |  |
| 9 5 0 149 -139 -7 1 1 381 -384 -10 4 1 304 -299 -3 7 1 78 83 3 11 1 140 -149 |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| -4 12 1 159 137 4 2 2 351 -359 9 5 2 145 152 1 9 2 86 -72 -4 2 3 254 -256 |  |
| 2 12 1 432 409 6 2 2 390 394 -12 6 2 240 -231 3 9 2 59 -53 -2 2 3 1225-1233 |  |
| -14 0 2 566 -572 8 2 2 344 340 -10 6 2 111 104 5 9 2 150 154 0 2 3 102 -96 |  |
| -12 0 2 98 91 10 2 2 101 -94 -8 6 2 57 48 7 9 2 193 -180 2 2 3 747 -760 |  |
| -10 0 2 732 -729 -13 3 2 184 -185 -6 6 2 594 590 -8 10 2 157 -157 4 2 3 52 55 |  |
| -8 0 2 339 -342 -11 3 2 45 -40 -4 6 2 104 89 -6 10 2 249 -259 6 2 3 635 -640 |  |
| -6 0 2 1037-1047 -9 3 2 149 -146 -2 6 2 644 -658 -4 10 2 484 -482 8 2 3 343 -340 |  |
| -4 0 2 1136-1137 -7 3 2 281 -281 0 6 2 1005 1010 -2 10 2 126 -133 10 2 3 64 -60 |  |
| -2 0 2 358 343 -5 3 2 326 -322 4 6 2 253 251 0 10 2 569 -572 -11 3 3 364 -364 |  |
| 0 0 2 1532-1516 -3 3 2 93 87 6 6 2 130 -131 4 10 2 637 -632 -9 3 3 795 -798 |  |
| 2 0 2 960 -957 -1 3 2 593 -584 8 6 2 157 154 6 10 2 132 -135 -7 3 3 237 244 |  |
| 4 0 2 1166-1178 1 3 2 448 -444 10 6 2 254 254 -7 11 2 441 -453 -5 3 3 740 -751 |  |
| 6 0 2 43 44 3 3 2 52 46 -9 7 2 178 -180 -5 11 2 188 174 -3 3 3 299 -288 |  |
| 8 0 2 451 -459 5 3 2 300 -297 -7 7 2 168 176 -3 11 2 226 -236 -1 3 3 1214-1213 |  |
| 10 0 2 807 -808 7 3 2 237 -239 -5 7 2 310 -313 -1 11 2 107 85 1 3 3 290 -282 |  |
| -13 1 2 188 -188 9 3 2 145 -137 -3 7 2 121 127 1 11 2 173 -193 3 3 3 36 -20 |  |
| -11 1 2 43 30 -12 4 2 255 -248 -1 7 2 369 -365 3 11 2 272 -285 5 3 3 824 -824 |  |
| -9 1 2 258 272 -10 4 2 216 220 1 7 2 61 -55 5 11 2 220 202 7 3 3 119 -127 |  |
| -7 1 2 985-1003 -6 4 2 139 143 3 7 2 207 213 -2 12 2 357 373 9 3 3 526 -528 |  |
| -5 1 2 323 328 -4 4 2 46 53 5 7 2 350 -349 0 12 2 252 -231 -12 4 3 136 -133 |  |
| -3 1 2 67 68 -2 4 2 250 -242 9 7 2 167 -164 -13 1 3 76 77 -10 4 3 206 208 |  |
| -1 1 2 30 10 0 4 2 631 627 -10 8 2 161 159 -11 1 3 100 103 -8 4 3 184 -192 |  |
| 1 1 2 672 -675 2 4 2 450 -444 -8 8 2 179 186 -9 1 3 88 85 -6 4 3 376 379 |  |
| 3 1 2 277 -285 4 4 2 340 348 -6 8 2 132 135 -7 1 3 421 426 -4 4 3 313 311 |  |
| 5 1 2 375 384 8 4 2 85 -83 -4 8 2 156 159 -5 1 3 259 -260 -2 4 3 458 -466 |  |
| 7 1 2 528 -528 10 4 2 95 86 -2 8 2 245 248 -3 1 3 672 680 0 4 3 443 439 |  |
| 9 1 2 251 245 -13 5 2 223 223 0 8 2 223 227 -1 1 3 130 123 4 4 3 405 412 |  |
| 11 1 2 244 -239 -11 5 2 373 369 2 8 2 92 96 1 1 3 50 45 6 4 3 146 -143 |  |
| -12 2 2 328 333 -9 5 2 177 173 4 8 2 234 235 3 1 3 344 346 8 4 3 77 69 |  |
| -10 2 2 247 -247 -7 5 2 945 951 6 8 2 219 221 5 1 3 149 145 10 4 3 203 206 |  |
| -8 2 2 291 288 -5 5 2 127 103 8 8 2 65 61 7 1 3 288 297 -11 5 3 71 -71 |  |
| -6 2 2 518 517 -3 5 2 1057 1064 -9 9 2 131 138 9 1 3 161 -150 -9 5 3 84 76 |  |
| -4 2 2 190 -186 -1 5 2 152 148 -7 9 2 249 -241 -12 2 3 544 -540 -7 5 3 63 59 |  |
| -2 2 2 209 209 1 5 2 719 704 -5 9 2 159 166 -10 2 3 81 -82 -5 5 3 331 -341 |  |
| 0 2 2 619 611 3 5 2 1095 1113 -3 9 2 99 -97 -8 2 3 674 -679 -3 5 3 215 213 |  |
| 2 2 2 475 474 7 5 2 592 583 -1 9 2 59 64 -6 2 3 102 -97 -1 5 3 59 44 |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| 1 5 3 250 -260 5 9 3 325 318 -2 2 4 227 -225 -4 6 4 490 -484 3 1 5 105 -103 |  |
| 5 5 3 108 106 -4 10 3 54 38 0 2 4 169 172 -2 6 4 296 295 5 1 5 115 -117 |  |
| 9 5 3 204 -208 -2 10 3 148 137 2 2 4 545 -557 0 6 4 214 -210 7 1 5 310 -322 |  |
| -10 6 3 234 -231 0 10 3 48 -48 4 2 4 55 -54 2 6 4 66 56 -12 2 5 400 397 |  |
| -8 6 3 125 -124 2 10 3 215 205 8 2 4 154 -156 4 6 4 571 -568 -10 2 5 39 -40 |  |
| -6 6 3 153 -147 4 10 3 128 -146 -11 3 4 188 186 6 6 4 235 229 -8 2 5 649 652 |  |
| -4 6 3 191 -180 -3 11 3 154 165 -9 3 4 243 246 -9 7 4 282 278 -6 2 5 175 171 |  |
| -2 6 3 165 -164 -1 11 3 141 151 -7 3 4 52 -49 -7 7 4 186 -190 -4 2 5 194 194 |  |
| 0 6 3 342 -335 1 11 3 156 157 -5 3 4 280 276 -5 7 4 207 205 -2 2 5 505 504 |  |
| 2 6 3 51 55 -12 0 4 152 162 -3 3 4 274 279 -3 7 4 76 -72 0 2 5 152 146 |  |
| 4 6 3 355 -354 -10 0 4 461 461 -1 3 4 166 160 -1 7 4 283 276 2 2 5 741 745 |  |
| 6 6 3 128 -126 -6 0 4 1085 1102 1 3 4 92 89 5 7 4 172 161 4 2 5 137 -130 |  |
| 8 6 3 79 -71 -4 0 4 805 807 3 3 4 291 294 -10 8 4 196 -195 6 2 5 346 352 |  |
| -11 7 3 132 126 -2 0 4 64 -58 5 3 4 206 199 -8 8 4 168 -166 -11 3 5 121 117 |  |
| -9 7 3 404 406 0 0 4 1046 1058 9 3 4 219 227 -6 8 4 54 -49 -9 3 5 663 660 |  |
| -7 7 3 40 -25 2 0 4 241 233 -12 4 4 246 248 -4 8 4 180 -184 -7 3 5 154 157 |  |
| -5 7 3 556 563 4 0 4 896 911 -10 4 4 363 -366 -2 8 4 259 -257 -5 3 5 481 479 |  |
| -3 7 3 37 -30 6 0 4 211 212 -8 4 4 168 163 0 8 4 117 -118 -3 3 5 159 -160 |  |
| -1 7 3 591 593 8 0 4 334 337 -4 4 4 223 -227 2 8 4 67 -71 -1 3 5 926 924 |  |
| 1 7 3 262 263 -13 1 4 146 144 0 4 4 148 -151 4 8 4 238 -236 1 3 5 292 296 |  |
| 3 7 3 92 93 -11 1 4 153 147 2 4 4 330 330 -7 9 4 98 86 3 3 5 105 110 |  |
| 5 7 3 448 443 -9 1 4 159 -151 4 4 4 448 -441 -5 9 4 136 -135 5 3 5 426 425 |  |
| -8 8 3 388 388 -7 1 4 289 292 6 4 4 104 104 -3 9 4 225 213 -10 4 5 278 -274 |  |
| -6 8 3 172 169 -5 1 4 121 -124 8 4 4 74 69 -1 9 4 147 -154 -8 4 5 185 185 |  |
| -4 8 3 247 231 -3 1 4 772 782 -11 5 4 226 -228 3 9 4 96 87 -6 4 5 156 -160 |  |
| -2 8 3 638 641 -1 1 4 485 -487 -7 5 4 857 -860 -6 10 4 342 347 -4 4 5 203 -196 |  |
| 0 8 3 30 22 1 1 4 50 36 -5 5 4 152 -149 -4 10 4 300 303 0 4 5 219 -224 |  |
| 2 8 3 695 684 3 1 4 490 487 -3 5 4 812 -807 -2 10 4 160 167 2 4 5 244 251 |  |
| 4 8 3 138 -133 5 1 4 84 -83 -1 5 4 142 -134 0 10 4 520 517 4 4 5 425 -421 |  |
| 6 8 3 420 422 7 1 4 139 141 1 5 4 568 -561 -11 1 5 57 -55 -9 5 5 64 65 |  |
| -9 9 3 348 340 9 1 4 186 -181 3 5 4 531 -535 -9 1 5 46 -50 -7 5 5 77 -67 |  |
| -7 9 3 391 -392 -12 2 4 273 -270 5 5 4 222 -221 -7 1 5 334 -331 -5 5 5 110 113 |  |
| -3 9 3 136 -139 -10 2 4 79 -84 7 5 4 591 -589 -5 1 5 158 157 -3 5 5 36 -38 |  |
| -1 9 3 398 397 -8 2 4 120 -123 -10 6 4 313 -306 -3 1 5 423 -426 3 5 5 71 70 |  |
| 1 9 3 289 -293 -6 2 4 45 -34 -8 6 4 339 338 -1 1 5 69 -68 5 5 5 48 41 |  |
| 3 9 3 330 -330 -4 2 4 344 -342 -6 6 4 349 -351 1 1 5 162 -168 -10 6 5 186 193 |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| -8 6 5 55 -45 2 8 5 489 -484 3 1 6 61 63 0 4 6 344 336 -7 1 7 238 245 |  |
| -6 6 5 252 244 -3 9 5 406 408 -10 2 6 102 -95 2 4 6 312 -306 -5 1 7 106 -99 |  |
| -4 6 5 204 200 -1 9 5 209 -207 -8 2 6 215 214 -9 5 6 194 193 -3 1 7 258 257 |  |
| 0 6 5 253 255 -10 0 6 782 -780 -6 2 6 148 148 -7 5 6 345 344 -1 1 7 77 82 |  |
| 2 6 5 107 99 -8 0 6 193 191 -4 2 6 92 98 -5 5 6 61 55 1 1 7 204 215 |  |
| 4 6 5 199 199 -6 0 6 404 -408 -2 2 6 111 110 -3 5 6 846 837 -8 2 7 484 -483 |  |
| -9 7 5 192 -193 -4 0 6 714 -717 0 2 6 79 75 -1 5 6 66 55 -6 2 7 129 -131 |  |
| -5 7 5 607 -608 -2 0 6 357 -362 2 2 6 300 294 1 5 6 308 309 -4 2 7 252 -252 |  |
| -3 7 5 119 113 0 0 6 388 -393 -9 3 6 87 -87 3 5 6 348 359 -2 2 7 249 -243 |  |
| -1 7 5 312 -305 2 0 6 59 -60 -7 3 6 198 -196 -8 6 6 285 -286 0 2 7 47 -43 |  |
| 1 7 5 288 -275 4 0 6 769 -787 -5 3 6 178 -182 -6 6 6 219 210 -7 3 7 229 -231 |  |
| 3 7 5 241 -240 -9 1 6 102 104 -1 3 6 272 -271 -4 6 6 185 183 -5 3 7 560 -560 |  |
| -8 8 5 579 -585 -7 1 6 302 -293 1 3 6 177 -175 0 6 6 235 218 -3 3 7 210 204 |  |
| -6 8 5 49 -50 -5 1 6 225 224 3 3 6 56 -51 2 6 6 233 -237 -1 3 7 436 -431 |  |
| -4 8 5 98 -98 -3 1 6 379 -381 -8 4 6 80 -80 -5 7 6 214 -210 -6 4 7 151 147 |  |
| -2 8 5 478 -481 -1 1 6 80 78 -6 4 6 193 187 -3 7 6 230 222 -4 4 7 85 78 |  |
| 0 8 5 79 -88 1 1 6 140 -137 -4 4 6 126 -127 -1 7 6 242 -234 |  |
| OBSERVED AND CALCULATED STRUCTURE FACTORS FOR THE SAMPLE - DISORDERING 800°C 3 DAYS |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| 2 0 0 131 138 4 6 0 183 -178 -1 1 1 61 -65 -4 4 1 83 -78 1 7 1 595 -604 |  |
| 4 0 0 150 147 6 6 0 29 27 1 1 1 147 -149 -2 4 1 228 233 3 7 1 71 -64 |  |
| 8 0 0 808 782 8 6 0 178 -178 3 1 1 740 -761 0 4 1 881 -896 5 7 1 497 -506 |  |
| 12 0 0 105 -90 10 6 0 393 -384 5 1 1 43 45 2 4 1 226 224 7 7 1 101 -96 |  |
| 1 1 0 43 37 12 6 0 325 321 7 1 1 301 -304 4 4 1 369 -369 9 7 1 515 -509 |  |
| 5 1 0 625 -609 1 7 0 25 -31 9 1 1 52 49 6 4 1 60 65 -8 8 1 374 -388 |  |
| 7 1 0 440 443 3 7 0 133 115 11 1 1 351 -352 8 4 1 33 -23 -6 8 1 215 -224 |  |
| 11 1 0 304 293 5 7 0 454 457 -12 2 1 668 676 10 4 1 346 -338 -4 8 1 216 -204 |  |
| 13 1 0 156 -156 7 7 0 286 -290 -8 2 1 378 381 -11 5 1 101 -107 -2 8 1 957 -976 |  |
| 0 2 0 241 233 9 7 0 203 204 -6 2 1 470 488 -9 5 1 88 90 0 8 1 220 225 |  |
| 2 2 0 647 -634 2 8 0 275 -284 -4 2 1 649 662 -7 5 1 66 67 2 8 1 570 -577 |  |
| 4 2 0 233 -231 4 8 0 394 -396 -2 2 1 1289 1226 -5 5 1 86 93 4 8 1 195 -198 |  |
| 6 2 0 189 -191 6 8 0 57 -56 0 2 1 393 -365 -3 5 1 165 -157 6 8 1 575 -574 |  |
| 8 2 0 224 -219 8 8 0 75 -84 2 2 1 1076 1041 -1 5 1 294 300 8 8 1 211 -194 |  |
| 10 2 0 60 -32 10 8 0 295 -292 4 2 1 306 292 1 5 1 93 100 -9 9 1 53 -42 |  |
| 12 2 0 189 -185 1 9 0 44 -45 6 2 1 739 738 3 5 1 200 -201 -7 9 1 570 578 |  |
| 1 3 0 114 106 3 9 0 202 203 8 2 1 443 421 5 5 1 187 190 -5 9 1 411 -413 |  |
| 3 3 0 621 624 5 9 0 177 -189 10 2 1 51 -47 7 5 1 47 47 -3 9 1 94 93 |  |
| 5 3 0 399 396 7 9 0 167 157 12 2 1 486 464 9 5 1 58 57 -1 9 1 93 94 |  |
| 7 3 0 86 -87 9 9 0 85 -83 -13 3 1 225 223 11 5 1 73 -73 1 9 1 196 202 |  |
| 9 3 0 311 311 0 10 0 748 744 -11 3 1 292 291 -10 6 1 211 217 3 9 1 163 166 |  |
| 11 3 0 185 183 2 10 0 76 77 -9 3 1 693 710 -8 6 1 38 27 5 9 1 321 -319 |  |
| 0 4 0 49 -39 4 10 0 544 538 -7 3 1 426 -444 -6 6 1 267 271 7 9 1 358 354 |  |
| 2 4 0 167 163 6 10 0 220 230 -5 3 1 1073 1111 -4 6 1 355 355 -8 10 1 131 -120 |  |
| 4 4 0 642 -655 8 10 0 199 199 -3 3 1 938 950 -2 6 1 106 -114 -4 10 1 49 -19 |  |
| 6 4 0 285 283 1 11 0 62 73 -1 3 1 864 871 0 6 1 493 496 -2 10 1 386 -370 |  |
| 8 4 0 145 137 3 11 0 263 268 1 3 1 193 -186 2 6 1 213 200 0 10 1 165 169 |  |
| 10 4 0 471 -459 5 11 0 319 -302 3 3 1 386 381 4 6 1 240 237 2 10 1 71 -56 |  |
| 12 4 0 196 193 7 11 0 327 340 5 3 1 1453 1432 6 6 1 73 62 4 10 1 99 -85 |  |
| 1 5 0 950 -954 0 12 0 420 397 7 3 1 163 -167 8 6 1 229 224 6 10 1 213 -206 |  |
| 3 5 0 701 -715 2 12 0 251 -257 9 3 1 464 457 10 6 1 216 214 -7 11 1 232 -235 |  |
| 5 5 0 92 104 -11 1 1 268 -273 11 3 1 121 124 -11 7 1 116 -123 -5 11 1 216 -224 |  |
| 7 5 0 1107-1114 -9 1 1 34 -34 -12 4 1 281 282 -9 7 1 304 -306 -3 11 1 71 -87 |  |
| 9 5 0 144 -135 -7 1 1 368 -384 -10 4 1 304 -302 -5 7 1 849 -863 -1 11 1 95 -99 |  |
| 11 5 0 421 -410 -5 1 1 148 152 -8 4 1 151 -159 -3 7 1 68 67 1 11 1 327 -328 |  |
| 2 6 0 264 274 -3 1 1 830 -831 -6 4 1 102 -102 -1 7 1 451 -456 3 11 1 153 -161 |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| -2 12 1 302 286 10 2 2 108 -98 -10 6 2 94 84 1 9 2 98 -90 -6 2 3 100 -100 |  |
| 2 12 1 453 434 -13 3 2 182 -190 -8 6 2 46 38 3 9 2 61 -59 -4 2 3 268 -263 |  |
| -14 0 2 548 -556 -11 3 2 45 -43 -6 6 2 558 567 5 9 2 156 153 -2 2 3 1192-1176 |  |
| -12 0 2 102 95 -9 3 2 153 -153 -4 6 2 66 59 7 9 2 207 -195 0 2 3 115 -106 |  |
| -10 0 2 699 -713 -7 3 2 285 -285 -2 6 2 663 -671 -8 10 2 156 -163 2 2 3 754 -766 |  |
| -8 0 2 328 -336 -5 3 2 334 -332 0 6 2 952 974 -6 10 2 262 -263 4 2 3 61 66 |  |
| -6 0 2 974-1005 -3 3 2 84 75 2 6 2 43 -46 -4 10 2 499 -496 6 2 3 654 -655 |  |
| -4 0 2 1064-1077 -1 3 2 604 -597 4 6 2 239 235 -2 10 2 144 -143 8 2 3 344 -339 |  |
| 2 0 2 902 -922 1 3 2 458 -451 6 6 2 149 -155 0 10 2 587 -579 10 2 3 74 -74 |  |
| 6 0 2 54 58 3 3 2 43 37 8 6 2 147 150 2 10 2 44 -50 -11 3 3 350 -348 |  |
| 8 0 2 450 -472 5 3 2 319 -312 10 6 2 230 232 4 10 2 652 -660 -9 3 3 767 -771 |  |
| 10 0 2 776 -798 7 3 2 253 -250 -11 7 2 34 -41 6 10 2 127 -133 -7 3 3 244 253 |  |
| -13 1 2 176 -176 9 3 2 155 -147 -9 7 2 180 -180 -7 11 2 421 -436 -5 3 3 712 -728 |  |
| -11 1 2 41 33 -12 4 2 250 -246 -7 7 2 165 170 -5 11 2 218 196 -3 3 3 295 -277 |  |
| -9 1 2 264 276 -10 4 2 221 221 -5 7 2 306 -307 -3 11 2 208 -216 -1 3 3 1146-1164 |  |
| -7 1 2 941 -971 -6 4 2 148 150 -3 7 2 121 120 -1 11 2 127 107 1 3 3 264 -256 |  |
| -5 1 2 332 336 -4 4 2 62 62 -1 7 2 375 -374 1 11 2 172 -177 3 3 3 39 -25 |  |
| -3 1 2 82 77 -2 4 2 244 -233 1 7 2 49 -51 3 11 2 253 -261 5 3 3 801 -809 |  |
| -1 1 2 35 26 0 4 2 628 628 3 7 2 204 213 5 11 2 230 217 7 3 3 117 -118 |  |
| 1 1 2 664 -663 2 4 2 442 -436 5 7 2 351 -352 -2 12 2 372 379 9 3 3 535 -534 |  |
| 3 1 2 266 -272 4 4 2 362 372 9 7 2 167 -166 0 12 2 246 -223 -12 4 3 127 -124 |  |
| 5 1 2 377 384 8 4 2 103 -77 -10 8 2 167 164 -13 1 3 71 73 -10 4 3 208 208 |  |
| 7 1 2 521 -522 10 4 2 93 88 -8 8 2 200 203 -11 1 3 94 104 -8 4 3 175 -178 |  |
| 9 1 2 262 260 -13 5 2 215 210 -6 8 2 150 154 -9 1 3 83 84 -6 4 3 387 388 |  |
| 11 1 2 253 -248 -11 5 2 376 374 -4 8 2 173 174 -7 1 3 421 418 -4 4 3 324 316 |  |
| -12 2 2 330 328 -9 5 2 172 173 -2 8 2 273 270 -5 1 3 263 -255 -2 4 3 441 -446 |  |
| -10 2 2 247 -246 -7 5 2 928 930 0 8 2 241 242 -3 1 3 693 680 0 4 3 442 445 |  |
| -8 2 2 284 283 -5 5 2 126 104 2 8 2 116 123 -1 1 3 118 111 2 4 3 28 -29 |  |
| -6 2 2 511 510 -3 5 2 1026 1048 4 8 2 250 252 1 1 3 49 44 4 4 3 430 433 |  |
| -4 2 2 198 -192 -1 5 2 147 145 6 8 2 235 240 3 1 3 351 351 6 4 3 146 -143 |  |
| -2 2 2 211 208 1 5 2 705 705 8 8 2 68 75 5 1 3 158 158 8 4 3 87 84 |  |
| 0 2 2 617 614 3 5 2 1074 1093 -9 9 2 128 137 7 1 3 283 296 10 4 3 214 210 |  |
| 2 2 2 462 462 5 5 2 35 24 -7 9 2 268 -259 9 1 3 165 -159 -11 5 3 72 -76 |  |
| 4 2 2 371 -372 7 5 2 600 585 -5 9 2 163 164 -12 2 3 536 -531 -9 5 3 73 67 |  |
| 6 2 2 405 406 9 5 2 145 147 -3 9 2 100 -102 -10 2 3 80 -79 -7 5 3 50 41 |  |
| 8 2 2 350 343 -12 6 2 249 -241 -1 9 2 67 59 -8 2 3 658 -664 -5 5 3 343 -343 |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| -3 5 3 206 201 5 9 3 302 300 -2 2 4 210 -211 -4 6 4 476 -458 5 1 5 132 -134 |  |
| -1 5 3 38 23 -4 10 3 61 50 0 2 4 161 164 -2 6 4 298 308 7 1 5 323 -331 |  |
| 1 5 3 271 -277 -2 10 3 164 151 2 2 4 556 -562 0 6 4 191 -189 -12 2 5 376 385 |  |
| 5 5 3 111 104 2 10 3 222 212 4 2 4 42 -42 2 6 4 73 72 -10 2 5 43 -40 |  |
| 9 5 3 220 -221 4 10 3 128 -138 8 2 4 163 -162 4 6 4 560 -561 -8 2 5 644 636 |  |
| -10 6 3 233 -232 -3 11 3 173 177 -11 3 4 192 189 6 6 4 261 257 -6 2 5 172 165 |  |
| -8 6 3 136 -124 -1 11 3 155 160 -9 3 4 251 249 -9 7 4 279 276 -4 2 5 203 203 |  |
| -6 6 3 159 -156 1 11 3 171 171 -7 3 4 48 -46 -7 7 4 187 -186 -2 2 5 504 493 |  |
| -4 6 3 191 -187 3 11 3 134 149 -5 3 4 297 283 -5 7 4 211 200 0 2 5 156 152 |  |
| -2 6 3 169 -162 -12 0 4 142 149 -3 3 4 290 284 -3 7 4 73 -67 2 2 5 749 751 |  |
| 0 6 3 348 -344 -10 0 4 443 441 -1 3 4 180 171 -1 7 4 290 281 4 2 5 145 -136 |  |
| 2 6 3 44 50 -6 0 4 1065 1067 1 3 4 98 96 5 7 4 168 158 6 2 5 367 368 |  |
| 4 6 3 368 -369 -4 0 4 794 772 3 3 4 303 306 -8 8 4 180 -175 -11 3 5 112 111 |  |
| 6 6 3 121 -125 -2 0 4 56 -55 5 3 4 210 208 -6 8 4 61 -56 -9 3 5 630 633 |  |
| 8 6 3 87 -81 0 0 4 1033 1035 9 3 4 237 241 -4 8 4 210 -204 -7 3 5 142 144 |  |
| -11 7 3 134 130 2 0 4 241 228 -12 4 4 240 241 -2 8 4 281 -280 -5 3 5 470 462 |  |
| -9 7 3 417 412 4 0 4 892 909 -10 4 4 367 -368 0 8 4 122 -122 -3 3 5 168 -165 |  |
| -5 7 3 584 575 6 0 4 197 203 -8 4 4 169 161 2 8 4 87 -90 -1 3 5 911 911 |  |
| -1 7 3 610 614 8 0 4 351 358 -4 4 4 236 -235 4 8 4 255 -259 1 3 5 271 272 |  |
| 1 7 3 275 278 -13 1 4 133 132 0 4 4 145 -148 -7 9 4 97 92 3 3 5 112 119 |  |
| 3 7 3 111 110 -11 1 4 146 142 2 4 4 333 332 -5 9 4 135 -128 5 3 5 419 419 |  |
| 5 7 3 446 451 -9 1 4 160 -152 4 4 4 473 -466 -3 9 4 241 227 -10 4 5 271 -272 |  |
| -8 8 3 375 375 -7 1 4 285 278 6 4 4 109 107 -1 9 4 155 -159 -8 4 5 180 176 |  |
| -6 8 3 164 162 -5 1 4 122 -126 8 4 4 72 65 3 9 4 111 97 -6 4 5 167 -168 |  |
| -4 8 3 223 225 -3 1 4 773 766 -11 5 4 217 -219 -6 10 4 368 354 -4 4 5 209 -199 |  |
| -2 8 3 622 624 -1 1 4 513 -499 -7 5 4 852 -844 -4 10 4 313 306 -2 4 5 33 -30 |  |
| 2 8 3 681 683 1 1 4 46 39 -5 5 4 149 -144 -2 10 4 173 181 0 4 5 225 -226 |  |
| 4 8 3 153 -152 3 1 4 473 473 -3 5 4 811 -802 0 10 4 527 527 2 4 5 249 244 |  |
| 6 8 3 419 428 5 1 4 78 -80 -1 5 4 134 -135 -11 1 5 49 -53 4 4 5 444 -439 |  |
| -9 9 3 320 323 7 1 4 141 137 1 5 4 574 -573 -9 1 5 45 -53 -9 5 5 74 67 |  |
| -7 9 3 412 -406 9 1 4 197 -195 3 5 4 523 -526 -7 1 5 325 -320 -7 5 5 66 -52 |  |
| -5 9 3 49 -44 -12 2 4 261 -261 5 5 4 236 -240 -5 1 5 166 160 -5 5 5 127 123 |  |
| -3 9 3 155 -154 -10 2 4 88 -82 7 5 4 599 -603 -3 1 5 429 -432 -3 5 5 28 -32 |  |
| -1 9 3 392 381 -8 2 4 112 -119 -10 6 4 297 -287 -1 1 5 67 -67 -1 5 5 44 46 |  |
| 1 9 3 314 -321 -6 2 4 40 -35 -8 6 4 355 347 1 1 5 172 -168 3 5 5 88 87 |  |
| 3 9 3 333 -342 -4 2 4 347 -336 -6 6 4 342 -335 3 1 5 92 -94 -10 6 5 185 191 |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| -8 6 5 45 -45 -5 9 5 105 -99 3 1 6 88 83 0 4 6 340 342 -7 1 7 220 237 |  |
| -6 6 5 260 249 -3 9 5 419 420 -10 2 6 100 -99 2 4 6 318 -315 -5 1 7 108 -103 |  |
| -4 6 5 204 201 -1 9 5 204 -199 -8 2 6 208 207 -9 5 6 192 191 -3 1 7 256 255 |  |
| 0 6 5 264 260 -10 0 6 726 -745 -6 2 6 140 147 -7 5 6 332 334 -1 1 7 84 85 |  |
| 2 6 5 104 100 -8 0 6 198 197 -4 2 6 95 99 -5 5 6 55 54 1 1 7 211 222 |  |
| 4 6 5 211 212 -6 0 6 415 -408 -2 2 6 101 96 -3 5 6 817 828 -8 2 7 454 -469 |  |
| -9 7 5 188 -192 -4 0 6 688 -692 0 2 6 78 76 -1 5 6 60 50 -6 2 7 120 -120 |  |
| -5 7 5 630 -614 -2 0 6 365 -358 2 2 6 302 301 1 5 6 320 325 -4 2 7 261 -260 |  |
| -3 7 5 116 112 0 0 6 385 -386 -9 3 6 88 -89 3 5 6 345 352 -2 2 7 237 -235 |  |
| -1 7 5 315 -323 2 0 6 61 -65 -7 3 6 198 -199 -8 6 6 295 -291 0 2 7 45 -47 |  |
| 1 7 5 280 -287 4 0 6 781 -793 -5 3 6 179 -183 -6 6 6 211 204 -7 3 7 211 -223 |  |
| 3 7 5 260 -264 -9 1 6 96 100 -1 3 6 285 -281 -4 6 6 151 158 -5 3 7 519 -534 |  |
| -8 8 5 548 -566 -7 1 6 284 -282 1 3 6 186 -179 0 6 6 217 204 -3 3 7 215 209 |  |
| -4 8 5 111 -100 -5 1 6 233 226 3 3 6 58 -58 2 6 6 240 -250 -1 3 7 440 -435 |  |
| -2 8 5 461 -463 -3 1 6 381 -375 -8 4 6 69 -72 -5 7 6 202 -203 -6 4 7 156 152 |  |
| 0 8 5 74 -81 -1 1 6 88 85 -6 4 6 185 189 -3 7 6 220 223 -4 4 7 69 75 |  |
| 2 8 5 482 -488 1 1 6 146 -143 -4 4 6 127 -132 -1 7 6 238 -240 |  |
| OBSERVED AND CALCULATED STRUCTURE FACTORS FOR THE SAMPLE - ORDERING 800°C 100 HOURS |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| 2 0 0 138 145 11 5 0 406 -400 -5 1 1 149 151 -8 4 1 145 -142 1 7 1 580 -590 |  |
| 4 0 0 144 147 0 6 0 1081-1097 -3 1 1 858 -863 -6 4 1 93 -91 3 7 1 55 -52 |  |
| 6 0 0 880 887 2 6 0 240 249 -1 1 1 67 -69 -4 4 1 76 -67 5 7 1 485 -490 |  |
| 8 0 0 770 789 4 6 0 200 -195 1 1 1 141 -142 -2 4 1 241 247 7 7 1 79 -80 |  |
| 10 0 0 603 589 8 6 0 189 -190 3 1 1 763 -771 0 4 1 895 -904 9 7 1 500 -493 |  |
| 12 0 0 105 -93 10 6 0 405 -398 5 1 1 46 44 2 4 1 247 247 -8 8 1 390 -398 |  |
| 1 1 0 55 45 1 7 0 47 -25 7 1 1 303 -309 4 4 1 359 -355 -6 8 1 225 -225 |  |
| 3 1 0 830 819 3 7 0 106 100 9 1 1 52 50 6 4 1 61 65 -4 8 1 217 -216 |  |
| 5 1 0 604 -608 5 7 0 457 453 11 1 1 340 -343 10 4 1 339 -333 -2 8 1 987 -999 |  |
| 7 1 0 440 455 7 7 0 287 -288 -12 2 1 687 683 -11 5 1 117 -115 0 8 1 208 217 |  |
| 11 1 0 291 288 9 7 0 203 203 -8 2 1 390 387 -9 5 1 82 84 2 8 1 581 -581 |  |
| 13 1 0 143 -141 0 8 0 32 -22 -6 2 1 472 482 -7 5 1 51 52 4 8 1 210 -215 |  |
| 0 2 0 233 231 2 8 0 245 -253 -4 2 1 672 673 -5 5 1 76 78 6 8 1 583 -569 |  |
| 2 2 0 669 -657 4 8 0 372 -371 -2 2 1 1402 1372 -3 5 1 192 -176 8 8 1 207 -203 |  |
| 4 2 0 234 -232 6 8 0 47 -44 0 2 1 403 -379 -1 5 1 279 281 -9 9 1 59 -59 |  |
| 6 2 0 177 -185 8 8 0 63 -67 2 2 1 1089 1094 1 5 1 74 83 -7 9 1 539 557 |  |
| 8 2 0 231 -229 10 8 0 276 -272 4 2 1 310 298 3 5 1 224 -214 -5 9 1 425 -430 |  |
| 12 2 0 186 -185 1 9 0 44 -50 6 2 1 718 729 5 5 1 174 178 -3 9 1 76 76 |  |
| 1 3 0 105 93 3 9 0 193 193 8 2 1 433 424 9 5 1 56 51 -1 9 1 68 69 |  |
| 3 3 0 613 614 5 9 0 183 -189 10 2 1 61 -53 11 5 1 84 -76 1 9 1 168 171 |  |
| 5 3 0 381 381 7 9 0 155 147 12 2 1 480 468 -10 6 1 213 214 3 9 1 149 150 |  |
| 7 3 0 86 -90 9 9 0 79 -84 -13 3 1 226 223 -6 6 1 268 261 5 9 1 345 -338 |  |
| 9 3 0 297 301 0 10 0 717 728 -11 3 1 308 308 -4 6 1 350 347 7 9 1 344 334 |  |
| 11 3 0 175 176 2 10 0 65 69 -9 3 1 720 726 -2 6 1 105 -117 -8 10 1 120 -113 |  |
| 0 4 0 43 -31 4 10 0 524 521 -7 3 1 421 -437 0 6 1 481 479 -2 10 1 355 -351 |  |
| 2 4 0 182 173 6 10 0 218 224 -5 3 1 1145 1167 2 6 1 208 193 0 10 1 175 180 |  |
| 4 4 0 635 -646 8 10 0 181 185 -3 3 1 999 1000 4 6 1 232 227 2 10 1 59 -51 |  |
| 6 4 0 282 278 1 11 0 81 99 -1 3 1 933 920 6 6 1 59 59 4 10 1 77 -66 |  |
| 8 4 0 151 146 3 11 0 268 281 1 3 1 171 -167 8 6 1 217 212 6 10 1 191 -185 |  |
| 10 4 0 455 -451 5 11 0 297 -278 3 3 1 395 385 10 6 1 208 208 -7 11 1 208 -217 |  |
| 12 4 0 193 195 7 11 0 348 361 5 3 1 1509 1535 -11 7 1 116 -118 -5 11 1 194 -211 |  |
| 1 5 0 987 -974 0 12 0 407 392 7 3 1 164 -159 -9 7 1 293 -296 -3 11 1 60 -74 |  |
| 3 5 0 710 -717 2 12 0 235 -246 9 3 1 455 456 -7 7 1 42 35 -1 11 1 78 -88 |  |
| 5 5 0 95 108 -11 1 1 267 -272 11 3 1 137 139 -5 7 1 839 -855 1 11 1 302 -308 |  |
| 7 5 0 1124-1136 -9 1 1 44 -32 -12 4 1 300 290 -3 7 1 86 77 3 11 1 137 -148 |  |
| 9 5 0 150 -136 -7 1 1 378 -383 -10 4 1 307 -298 -1 7 1 423 -434 -2 12 1 286 262 |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| 0 12 1 38 -48 6 2 2 395 397 9 5 2 140 150 -3 9 2 96 -98 -6 2 3 107 -100 |  |
| 2 12 1 426 406 8 2 2 343 344 -12 6 2 239 -230 -1 9 2 61 60 -4 2 3 253 -256 |  |
| -14 0 2 586 -575 10 2 2 105 -94 -10 6 2 111 104 1 9 2 96 -75 -2 2 3 1248-1242 |  |
| -12 0 2 99 91 -13 3 2 182 -186 -8 6 2 54 50 3 9 2 59 -55 0 2 3 106 -97 |  |
| -10 0 2 720 -729 -11 3 2 37 -40 -6 6 2 593 589 5 9 2 150 153 2 2 3 757 -765 |  |
| -8 0 2 340 -344 -9 3 2 146 -144 -4 6 2 102 90 7 9 2 194 -182 4 2 3 54 57 |  |
| -6 0 2 1040-1049 -7 3 2 284 -279 -2 6 2 644 -656 -8 10 2 159 -159 6 2 3 643 -644 |  |
| -4 0 2 1132-1144 -5 3 2 330 -324 0 6 2 998 1012 -6 10 2 254 -259 8 2 3 343 -342 |  |
| -2 0 2 364 342 -3 3 2 98 88 2 6 2 46 -21 -4 10 2 480 -480 10 2 3 61 -59 |  |
| 0 0 2 1564-1533 -1 3 2 590 -585 4 6 2 250 250 -2 10 2 132 -131 -11 3 3 365 -362 |  |
| 2 0 2 957 -962 1 3 2 449 -445 6 6 2 134 -132 0 10 2 570 -572 -9 3 3 799 -801 |  |
| 4 0 2 1167-1184 3 3 2 47 47 8 6 2 156 153 4 10 2 639 -632 -7 3 3 232 245 |  |
| 6 0 2 48 46 5 3 2 301 -299 10 6 2 259 254 6 10 2 134 -134 -5 3 3 744 -753 |  |
| 8 0 2 460 -463 7 3 2 245 -241 -11 7 2 42 -41 -7 11 2 439 -451 -3 3 3 301 -290 |  |
| 10 0 2 813 -814 9 3 2 140 -139 -9 7 2 180 -178 -3 11 2 220 -234 -1 3 3 1223-1219 |  |
| -13 1 2 185 -188 -12 4 2 252 -247 -7 7 2 169 176 -1 11 2 104 83 1 3 3 287 -283 |  |
| -9 1 2 258 273 -10 4 2 226 222 -5 7 2 312 -311 1 11 2 176 -194 5 3 3 831 -830 |  |
| -7 1 2 987-1006 -6 4 2 145 144 -3 7 2 124 127 3 11 2 280 -284 7 3 3 123 -125 |  |
| -5 1 2 323 328 -4 4 2 48 55 -1 7 2 368 -362 5 11 2 221 201 9 3 3 534 -531 |  |
| -3 1 2 77 69 -2 4 2 250 -243 1 7 2 60 -56 -2 12 2 357 366 -12 4 3 142 -134 |  |
| -1 1 2 24 8 0 4 2 632 631 3 7 2 207 213 0 12 2 247 -227 -10 4 3 213 207 |  |
| 1 1 2 686 -676 2 4 2 445 -444 5 7 2 358 -351 -13 1 3 75 75 -8 4 3 186 -191 |  |
| 3 1 2 279 -284 4 4 2 339 351 9 7 2 169 -164 -11 1 3 100 104 -6 4 3 378 378 |  |
| 5 1 2 383 387 8 4 2 101 -85 -10 8 2 154 155 -9 1 3 86 85 -4 4 3 313 310 |  |
| 7 1 2 526 -530 10 4 2 98 85 -8 8 2 179 183 -7 1 3 423 425 -2 4 3 459 -466 |  |
| 9 1 2 250 250 -13 5 2 229 222 -6 8 2 140 136 -5 1 3 258 -261 0 4 3 440 443 |  |
| 11 1 2 244 -240 -11 5 2 375 372 -4 8 2 160 158 -3 1 3 685 683 4 4 3 408 415 |  |
| -12 2 2 322 333 -9 5 2 175 172 -2 8 2 245 245 -1 1 3 129 123 6 4 3 140 -142 |  |
| -10 2 2 250 -248 -7 5 2 949 951 0 8 2 223 225 1 1 3 51 45 8 4 3 73 72 |  |
| -8 2 2 291 289 -5 5 2 126 104 2 8 2 97 98 3 1 3 350 351 10 4 3 210 210 |  |
| -6 2 2 519 519 -3 5 2 1058 1067 4 8 2 227 231 5 1 3 148 148 -11 5 3 66 -69 |  |
| -4 2 2 194 -188 -1 5 2 155 148 6 8 2 221 221 7 1 3 292 302 -9 5 3 84 75 |  |
| -2 2 2 211 210 1 5 2 716 705 8 8 2 66 62 9 1 3 162 -152 -7 5 3 63 57 |  |
| 0 2 2 621 615 3 5 2 1107 1119 -9 9 2 126 134 -12 2 3 542 -541 -5 5 3 332 -338 |  |
| 2 2 2 477 475 5 5 2 32 13 -7 9 2 253 -246 -10 2 3 86 -82 -3 5 3 219 214 |  |
| 4 2 2 355 -359 7 5 2 588 585 -5 9 2 159 166 -8 2 3 681 -680 -1 5 3 70 43 |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| 1 5 3 253 -260 0 10 3 49 -47 4 2 4 60 -56 0 6 4 217 -210 7 1 5 322 -332 |  |
| 5 5 3 113 107 2 10 3 213 203 8 2 4 158 -161 2 6 4 62 58 -12 2 5 401 400 |  |
| 9 5 3 211 -208 4 10 3 129 -144 -11 3 4 188 188 4 6 4 577 -572 -10 2 5 39 -40 |  |
| -10 6 3 237 -228 -3 11 3 150 163 -9 3 4 246 247 6 6 4 235 233 -8 2 5 656 655 |  |
| -8 6 3 125 -124 -1 11 3 135 149 -7 3 4 60 -54 -9 7 4 282 278 -6 2 5 174 176 |  |
| -6 6 3 147 -146 1 11 3 154 155 -5 3 4 280 277 -7 7 4 190 -192 -4 2 5 192 194 |  |
| -4 6 3 184 -177 -12 0 4 152 162 -3 3 4 281 282 -5 7 4 210 204 -2 2 5 506 509 |  |
| -2 6 3 159 -160 -10 0 4 464 460 -1 3 4 165 160 -3 7 4 65 -69 0 2 5 154 148 |  |
| 0 6 3 342 -336 -6 0 4 1097 1110 1 3 4 87 89 -1 7 4 283 275 2 2 5 748 755 |  |
| 2 6 3 49 56 -4 0 4 812 811 3 3 4 297 299 3 7 4 39 26 4 2 5 134 -135 |  |
| 4 6 3 357 -356 -2 0 4 57 -60 5 3 4 203 202 5 7 4 169 164 6 2 5 352 357 |  |
| 6 6 3 127 -126 0 0 4 1065 1071 9 3 4 230 232 -8 8 4 158 -163 -11 3 5 116 118 |  |
| 8 6 3 77 -72 2 0 4 244 233 -12 4 4 254 249 -6 8 4 47 -46 -9 3 5 670 666 |  |
| -11 7 3 125 127 4 0 4 899 920 -10 4 4 371 -370 -4 8 4 185 -186 -7 3 5 153 156 |  |
| -9 7 3 397 407 6 0 4 208 213 -8 4 4 164 162 -2 8 4 259 -257 -5 3 5 486 483 |  |
| -5 7 3 562 565 8 0 4 343 340 -4 4 4 232 -233 0 8 4 116 -115 -3 3 5 155 -160 |  |
| -1 7 3 593 595 -13 1 4 146 142 -2 4 4 33 14 2 8 4 70 -73 -1 3 5 933 933 |  |
| 1 7 3 262 264 -11 1 4 153 151 0 4 4 146 -150 4 8 4 242 -237 1 3 5 298 298 |  |
| 3 7 3 91 93 -9 1 4 157 -151 2 4 4 334 332 -7 9 4 100 92 3 3 5 113 110 |  |
| 5 7 3 447 445 -7 1 4 289 293 4 4 4 451 -447 -5 9 4 134 -134 5 3 5 428 431 |  |
| -8 8 3 386 389 -5 1 4 116 -124 6 4 4 108 107 -3 9 4 224 214 -10 4 5 281 -273 |  |
| -6 8 3 173 170 -3 1 4 775 787 8 4 4 75 71 -1 9 4 150 -153 -8 4 5 188 185 |  |
| -4 8 3 236 229 -1 1 4 490 -491 -11 5 4 235 -231 3 9 4 101 89 -6 4 5 155 -159 |  |
| -2 8 3 646 643 1 1 4 42 34 -7 5 4 868 -864 -6 10 4 345 349 -4 4 5 204 -198 |  |
| 2 8 3 698 683 3 1 4 491 492 -5 5 4 155 -150 -4 10 4 306 305 0 4 5 226 -228 |  |
| 4 8 3 143 -134 5 1 4 91 -88 -3 5 4 817 -811 -2 10 4 160 164 2 4 5 253 251 |  |
| 6 8 3 426 425 7 1 4 143 141 -1 5 4 143 -135 0 10 4 521 518 4 4 5 432 -429 |  |
| -9 9 3 341 339 9 1 4 196 -187 1 5 4 576 -564 -11 1 5 56 -55 6 4 5 35 -33 |  |
| -7 9 3 391 -389 -12 2 4 267 -269 3 5 4 546 -540 -9 1 5 42 -49 -9 5 5 65 65 |  |
| -3 9 3 140 -138 -10 2 4 88 -83 5 5 4 227 -223 -7 1 5 333 -332 -7 5 5 80 -66 |  |
| -1 9 3 403 394 -8 2 4 114 -123 7 5 4 598 -596 -5 1 5 162 159 -5 5 5 113 114 |  |
| 1 9 3 296 -289 -6 2 4 44 -35 -10 6 4 320 -307 -3 1 5 430 -430 -3 5 5 34 -38 |  |
| 3 9 3 329 -330 -4 2 4 345 -343 -8 6 4 340 335 -1 1 5 69 -70 -1 5 5 43 40 |  |
| 5 9 3 325 316 -2 2 4 228 -227 -6 6 4 353 -349 1 1 5 168 -170 3 5 5 70 71 |  |
| -4 10 3 52 38 0 2 4 169 173 -4 6 4 491 -487 3 1 5 109 -106 5 5 5 41 41 |  |
| -2 10 3 146 138 2 2 4 556 -564 -2 6 4 290 295 5 1 5 122 -121 -10 6 5 189 188 |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| -8 6 5 41 -46 2 8 5 494 -489 1 1 6 147 -138 -6 4 6 190 191 -3 7 6 227 224 |  |
| -6 6 5 248 247 -3 9 5 412 408 3 1 6 71 68 -4 4 6 126 -128 -1 7 6 245 -238 |  |
| -4 6 5 198 199 -1 9 5 211 -207 -10 2 6 112 -100 0 4 6 348 343 -7 1 7 238 247 |  |
| 0 6 5 258 258 -10 0 6 786 -788 -8 2 6 221 215 2 4 6 320 -314 -5 1 7 106 -102 |  |
| 2 6 5 108 99 -8 0 6 195 193 -6 2 6 144 153 -9 5 6 194 196 -3 1 7 260 262 |  |
| 4 6 5 200 202 -6 0 6 409 -411 -4 2 6 96 96 -7 5 6 349 346 -1 1 7 82 85 |  |
| -9 7 5 196 -196 -4 0 6 732 -730 -2 2 6 110 111 -5 5 6 67 55 1 1 7 211 220 |  |
| -5 7 5 605 -611 -2 0 6 356 -365 0 2 6 78 79 -3 5 6 854 850 -8 2 7 483 -489 |  |
| -3 7 5 122 114 0 0 6 399 -398 2 2 6 304 300 1 5 6 308 310 -6 2 7 131 -134 |  |
| -1 7 5 312 -310 2 0 6 59 -61 -9 3 6 88 -88 3 5 6 354 367 -4 2 7 256 -255 |  |
| 1 7 5 280 -279 4 0 6 787 -804 -7 3 6 201 -199 -8 6 6 285 -285 -2 2 7 254 -249 |  |
| 3 7 5 246 -241 -9 1 6 109 106 -5 3 6 178 -182 -6 6 6 219 213 -7 3 7 224 -234 |  |
| -8 8 5 580 -586 -7 1 6 312 -300 -1 3 6 273 -278 -4 6 6 184 184 -5 3 7 559 -569 |  |
| -6 8 5 52 -53 -5 1 6 233 227 1 3 6 181 -178 0 6 6 234 223 -3 3 7 214 209 |  |
| -4 8 5 100 -97 -3 1 6 387 -383 3 3 6 47 -51 2 6 6 231 -244 -1 3 7 445 -438 |  |
| -2 8 5 482 -483 -1 1 6 78 77 -8 4 6 84 -78 -5 7 6 211 -210 -4 4 7 82 81 |  |
| 0 8 5 88 -89 |  |
| OBSERVED AND CALCULATED STRUCTURE FACTORS FOR THE SAMPLE - DISORDERING 800°C 5 DAYS |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| 2 0 0 128 136 2 6 0 265 273 -7 1 1 382 -386 -8 4 1 155 -157 1 7 1 574 -597 |  |
| 4 0 0 149 148 4 6 0 184 -178 -5 1 1 154 152 -6 4 1 103 -100 3 7 1 72 -63 |  |
| 6 0 0 888 861 6 6 0 36 24 -3 1 1 860 -837 -4 4 1 87 -79 5 7 1 487 -496 |  |
| 8 0 0 787 784 8 6 0 179 -177 -1 1 1 64 -68 -2 4 1 224 234 7 7 1 94 -95 |  |
| 10 0 0 603 578 10 6 0 382 -379 1 1 1 150 -150 2 4 1 225 225 9 7 1 494 -500 |  |
| 12 0 0 103 -90 12 6 0 320 318 3 1 1 759 -760 4 4 1 375 -367 -8 8 1 382 -387 |  |
| 1 1 0 45 36 1 7 0 55 -32 5 1 1 44 42 6 4 1 62 67 -6 8 1 219 -221 |  |
| 5 1 0 612 -609 3 7 0 113 109 7 1 1 302 -302 10 4 1 336 -333 -4 8 1 198 -200 |  |
| 7 1 0 437 446 5 7 0 452 453 9 1 1 51 50 -11 5 1 100 -109 -2 8 1 927 -963 |  |
| 9 1 0 39 -11 7 7 0 286 -289 11 1 1 349 -351 -9 5 1 89 90 0 8 1 217 223 |  |
| 11 1 0 298 294 9 7 0 201 203 -12 2 1 674 684 -7 5 1 65 66 2 8 1 556 -568 |  |
| 13 1 0 147 -152 0 8 0 40 -35 -8 2 1 387 386 -5 5 1 88 94 4 8 1 189 -194 |  |
| 0 2 0 228 232 2 8 0 266 -276 -6 2 1 476 489 -3 5 1 168 -159 6 8 1 564 -559 |  |
| 2 2 0 643 -636 4 8 0 384 -390 -4 2 1 662 663 -1 5 1 287 297 8 8 1 198 -190 |  |
| 4 2 0 232 -230 6 8 0 58 -54 0 2 1 378 -367 1 5 1 91 97 -9 9 1 53 -46 |  |
| 6 2 0 187 -194 8 8 0 73 -81 2 2 1 1069 1042 3 5 1 200 -200 -7 9 1 565 570 |  |
| 8 2 0 225 -222 10 8 0 288 -288 4 2 1 305 289 5 5 1 186 188 -5 9 1 407 -409 |  |
| 12 2 0 186 -186 1 9 0 37 -42 6 2 1 735 733 7 5 1 48 44 -3 9 1 94 93 |  |
| 1 3 0 114 104 3 9 0 196 199 8 2 1 433 417 9 5 1 60 59 -1 9 1 88 90 |  |
| 3 3 0 625 621 5 9 0 178 -182 10 2 1 58 -46 11 5 1 81 -74 1 9 1 192 194 |  |
| 5 3 0 397 393 7 9 0 160 155 12 2 1 458 461 -10 6 1 210 216 3 9 1 154 161 |  |
| 7 3 0 84 -85 9 9 0 82 -79 -13 3 1 222 224 -8 6 1 35 27 5 9 1 318 -314 |  |
| 9 3 0 311 308 0 10 0 714 725 -11 3 1 306 296 -6 6 1 264 268 7 9 1 348 346 |  |
| 11 3 0 178 182 2 10 0 71 75 -9 3 1 705 719 -4 6 1 346 350 -8 10 1 131 -119 |  |
| 0 4 0 36 -36 4 10 0 525 526 -7 3 1 437 -446 -2 6 1 101 -113 -4 10 1 36 -19 |  |
| 2 4 0 168 163 6 10 0 219 224 -5 3 1 1104 1117 0 6 1 477 488 -2 10 1 377 -364 |  |
| 4 4 0 642 -653 8 10 0 190 193 -3 3 1 951 954 2 6 1 204 197 0 10 1 161 167 |  |
| 6 4 0 286 282 1 11 0 70 71 -1 3 1 852 872 4 6 1 233 231 2 10 1 73 -59 |  |
| 8 4 0 146 138 3 11 0 254 261 1 3 1 190 -186 6 6 1 62 61 4 10 1 88 -82 |  |
| 10 4 0 461 -457 5 11 0 304 -291 3 3 1 386 382 8 6 1 224 218 6 10 1 211 -201 |  |
| 12 4 0 191 191 7 11 0 331 332 5 3 1 1456 1431 10 6 1 213 208 -7 11 1 227 -227 |  |
| 3 5 0 689 -710 0 12 0 410 385 7 3 1 164 -168 -11 7 1 117 -121 -5 11 1 211 -219 |  |
| 5 5 0 92 103 2 12 0 248 -249 9 3 1 457 456 -9 7 1 300 -305 -3 11 1 66 -81 |  |
| 7 5 0 1110-1110 4 12 0 106 -112 11 3 1 121 125 -5 7 1 834 -857 -1 11 1 88 -95 |  |
| 9 5 0 141 -133 -11 1 1 276 -278 -12 4 1 289 285 -3 7 1 64 68 1 11 1 314 -316 |  |
| 11 5 0 415 -410 -9 1 1 45 -36 -10 4 1 312 -305 -1 7 1 436 -450 3 11 1 148 -153 |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| -2 12 1 304 276 4 2 2 372 -368 7 5 2 586 576 -7 9 2 258 -256 9 1 3 159 -155 |  |
| 2 12 1 456 417 6 2 2 406 402 9 5 2 135 142 -5 9 2 158 159 -12 2 3 543 -549 |  |
| -14 0 2 558 -577 8 2 2 340 338 -12 6 2 256 -243 -3 9 2 105 -102 -10 2 3 85 -81 |  |
| -12 0 2 100 92 10 2 2 100 -94 -10 6 2 94 88 -1 9 2 53 56 -8 2 3 674 -677 |  |
| -10 0 2 727 -726 -13 3 2 185 -192 -8 6 2 45 38 1 9 2 97 -89 -6 2 3 101 -99 |  |
| -8 0 2 341 -339 -11 3 2 40 -43 -6 6 2 575 569 3 9 2 61 -59 -4 2 3 266 -266 |  |
| -6 0 2 1016-1021 -9 3 2 154 -155 -4 6 2 68 60 5 9 2 147 147 -2 2 3 1186-1182 |  |
| -4 0 2 1110-1088 -7 3 2 291 -289 -2 6 2 639 -667 7 9 2 192 -188 0 2 3 107 -103 |  |
| -2 0 2 371 345 -5 3 2 337 -330 0 6 2 941 968 -8 10 2 162 -162 2 2 3 762 -757 |  |
| 0 0 2 1389-1367 -3 3 2 84 75 2 6 2 53 -46 -6 10 2 255 -259 4 2 3 59 65 |  |
| 2 0 2 927 -923 -1 3 2 584 -596 4 6 2 237 232 -4 10 2 489 -486 6 2 3 660 -642 |  |
| 4 0 2 1117-1138 1 3 2 445 -447 6 6 2 151 -152 -2 10 2 145 -141 8 2 3 336 -329 |  |
| 6 0 2 55 57 3 3 2 44 38 8 6 2 155 150 0 10 2 569 -564 10 2 3 66 -71 |  |
| 8 0 2 455 -469 5 3 2 316 -307 10 6 2 230 227 2 10 2 47 -48 -11 3 3 357 -357 |  |
| 10 0 2 759 -783 7 3 2 249 -245 -11 7 2 40 -39 4 10 2 642 -638 -9 3 3 789 -790 |  |
| -13 1 2 180 -180 9 3 2 143 -143 -9 7 2 184 -181 6 10 2 126 -130 -7 3 3 255 255 |  |
| -11 1 2 26 31 -12 4 2 257 -251 -7 7 2 164 173 -7 11 2 423 -428 -5 3 3 721 -733 |  |
| -9 1 2 265 279 -10 4 2 233 228 -5 7 2 299 -306 -5 11 2 208 192 -3 3 3 286 -277 |  |
| -7 1 2 971 -984 -6 4 2 156 148 -3 7 2 117 123 -3 11 2 208 -213 1 3 3 256 -252 |  |
| -5 1 2 339 341 -4 4 2 53 59 -1 7 2 363 -369 -1 11 2 126 103 5 3 3 800 -797 |  |
| -3 1 2 79 78 -2 4 2 237 -230 1 7 2 55 -48 1 11 2 159 -172 7 3 3 114 -116 |  |
| -1 1 2 29 24 0 4 2 608 624 3 7 2 198 211 3 11 2 250 -251 9 3 3 513 -518 |  |
| 1 1 2 672 -661 2 4 2 429 -434 5 7 2 353 -344 5 11 2 226 209 -12 4 3 127 -129 |  |
| 3 1 2 268 -269 4 4 2 359 367 7 7 2 37 -23 -2 12 2 365 365 -10 4 3 210 214 |  |
| 5 1 2 386 380 8 4 2 82 -77 9 7 2 169 -162 0 12 2 241 -217 -8 4 3 175 -182 |  |
| 7 1 2 519 -515 10 4 2 85 87 -10 8 2 167 166 -13 1 3 70 74 -6 4 3 385 394 |  |
| 9 1 2 257 256 -13 5 2 220 217 -8 8 2 199 202 -11 1 3 100 107 -4 4 3 321 315 |  |
| 11 1 2 241 -244 -11 5 2 381 382 -6 8 2 152 151 -9 1 3 90 89 -2 4 3 428 -449 |  |
| -12 2 2 326 336 -9 5 2 180 174 -4 8 2 172 171 -7 1 3 427 425 0 4 3 432 443 |  |
| -10 2 2 251 -252 -7 5 2 922 935 -2 8 2 260 264 -5 1 3 257 -258 2 4 3 26 -29 |  |
| -8 2 2 293 289 -5 5 2 122 104 0 8 2 239 239 -3 1 3 695 684 4 4 3 428 425 |  |
| -6 2 2 523 517 -3 5 2 1015 1047 2 8 2 110 117 -1 1 3 118 113 6 4 3 145 -142 |  |
| -4 2 2 200 -193 -1 5 2 147 142 4 8 2 244 247 1 1 3 48 45 8 4 3 90 81 |  |
| -2 2 2 208 211 1 5 2 690 699 6 8 2 237 231 3 1 3 354 348 10 4 3 193 202 |  |
| 0 2 2 604 613 3 5 2 1060 1079 8 8 2 72 71 5 1 3 162 157 -11 5 3 79 -77 |  |
| 2 2 2 461 460 5 5 2 40 22 -9 9 2 139 133 7 1 3 287 289 -9 5 3 77 70 |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| -7 5 3 50 43 -1 9 3 386 375 -10 2 4 80 -84 7 5 4 589 -580 -3 1 5 443 -433 |  |
| -5 5 3 347 -347 1 9 3 318 -314 -8 2 4 118 -119 -10 6 4 300 -296 -1 1 5 72 -68 |  |
| -3 5 3 206 205 3 9 3 340 -329 -6 2 4 44 -36 -8 6 4 355 355 1 1 5 162 -166 |  |
| -1 5 3 32 22 5 9 3 307 292 -4 2 4 350 -344 -6 6 4 340 -341 3 1 5 90 -91 |  |
| 1 5 3 263 -273 -6 10 3 41 19 -2 2 4 212 -209 -4 6 4 464 -461 5 1 5 139 -131 |  |
| 5 5 3 108 102 -4 10 3 58 49 0 2 4 159 163 -2 6 4 296 308 7 1 5 301 -319 |  |
| 7 5 3 48 -21 -2 10 3 156 149 2 2 4 564 -558 0 6 4 182 -185 -12 2 5 400 405 |  |
| 9 5 3 212 -215 0 10 3 37 -27 4 2 4 40 -40 2 6 4 74 68 -10 2 5 43 -41 |  |
| -10 6 3 232 -235 2 10 3 222 207 8 2 4 152 -158 4 6 4 545 -547 -8 2 5 672 655 |  |
| -8 6 3 128 -125 4 10 3 127 -135 -11 3 4 197 197 6 6 4 248 250 -6 2 5 177 167 |  |
| -6 6 3 160 -154 -3 11 3 162 170 -9 3 4 252 253 -9 7 4 282 280 -4 2 5 208 201 |  |
| -4 6 3 192 -185 -1 11 3 153 155 -7 3 4 48 -48 -7 7 4 189 -190 -2 2 5 509 490 |  |
| -2 6 3 161 -162 1 11 3 160 162 -5 3 4 291 287 -5 7 4 202 200 0 2 5 154 154 |  |
| 0 6 3 340 -334 -12 0 4 150 157 -3 3 4 287 285 -3 7 4 64 -69 2 2 5 743 736 |  |
| 2 6 3 46 49 -10 0 4 458 457 -1 3 4 174 167 -1 7 4 283 278 4 2 5 140 -136 |  |
| 4 6 3 361 -359 -6 0 4 1082 1089 1 3 4 98 95 5 7 4 161 151 6 2 5 362 355 |  |
| 6 6 3 117 -119 -4 0 4 799 778 3 3 4 298 300 -8 8 4 173 -175 -11 3 5 114 116 |  |
| 8 6 3 82 -77 -2 0 4 57 -56 5 3 4 211 200 -6 8 4 51 -56 -9 3 5 659 656 |  |
| -11 7 3 139 134 0 0 4 998 1028 9 3 4 220 230 -4 8 4 197 -202 -7 3 5 148 149 |  |
| -9 7 3 416 415 2 0 4 239 225 -12 4 4 251 251 -2 8 4 277 -274 -5 3 5 471 463 |  |
| -5 7 3 577 574 4 0 4 885 894 -10 4 4 382 -379 0 8 4 116 -119 -3 3 5 168 -167 |  |
| -1 7 3 596 604 6 0 4 192 194 -8 4 4 169 164 2 8 4 84 -84 -1 3 5 896 910 |  |
| 1 7 3 264 271 8 0 4 339 345 -4 4 4 237 -236 4 8 4 252 -251 1 3 5 260 267 |  |
| 3 7 3 108 109 -13 1 4 141 139 0 4 4 139 -144 -7 9 4 97 92 3 3 5 116 115 |  |
| 5 7 3 437 437 -11 1 4 147 149 2 4 4 331 325 -5 9 4 122 -124 5 3 5 409 404 |  |
| -8 8 3 378 378 -9 1 4 164 -158 4 4 4 464 -454 -3 9 4 235 225 -10 4 5 286 -283 |  |
| -6 8 3 162 163 -7 1 4 283 282 6 4 4 102 104 -1 9 4 151 -153 -8 4 5 188 183 |  |
| -4 8 3 249 222 -5 1 4 118 -124 8 4 4 64 62 3 9 4 102 96 -6 4 5 172 -170 |  |
| -2 8 3 611 614 -3 1 4 779 771 -11 5 4 225 -226 -6 10 4 359 352 -4 4 5 208 -202 |  |
| 2 8 3 674 665 -1 1 4 516 -505 -7 5 4 847 -857 -4 10 4 296 300 -2 4 5 40 -31 |  |
| 4 8 3 150 -149 1 1 4 47 40 -5 5 4 148 -144 -2 10 4 174 176 0 4 5 217 -218 |  |
| 6 8 3 415 414 3 1 4 483 468 -3 5 4 799 -799 0 10 4 513 511 2 4 5 237 240 |  |
| -9 9 3 335 327 5 1 4 85 -79 -1 5 4 139 -132 -11 1 5 48 -53 4 4 5 435 -429 |  |
| -7 9 3 410 -405 7 1 4 138 133 1 5 4 570 -563 -9 1 5 44 -57 -9 5 5 67 69 |  |
| -5 9 3 49 -42 9 1 4 179 -188 3 5 4 522 -513 -7 1 5 334 -329 -7 5 5 62 -57 |  |
| -3 9 3 153 -149 -12 2 4 276 -277 5 5 4 236 -231 -5 1 5 167 161 -5 5 5 122 125 |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| -1 5 5 49 45 -2 8 5 459 -457 -1 1 6 84 82 -6 4 6 201 192 -3 7 6 226 227 |  |
| 3 5 5 90 86 0 8 5 69 -77 1 1 6 144 -136 -4 4 6 140 -136 -1 7 6 235 -236 |  |
| -10 6 5 189 193 2 8 5 475 -469 3 1 6 83 83 0 4 6 340 336 -7 1 7 238 243 |  |
| -8 6 5 42 -46 -3 9 5 420 417 -10 2 6 107 -103 2 4 6 308 -309 -5 1 7 104 -104 |  |
| -6 6 5 258 252 -1 9 5 198 -199 -8 2 6 221 216 -9 5 6 197 197 -3 1 7 258 255 |  |
| -4 6 5 199 199 -10 0 6 769 -781 -6 2 6 149 150 -7 5 6 338 336 -1 1 7 71 86 |  |
| 0 6 5 255 254 -8 0 6 214 211 -4 2 6 93 98 -5 5 6 62 58 1 1 7 198 216 |  |
| 2 6 5 97 96 -6 0 6 426 -415 -2 2 6 96 97 -3 5 6 811 828 -8 2 7 477 -486 |  |
| 4 6 5 198 201 -4 0 6 717 -706 0 2 6 77 77 -1 5 6 55 45 -6 2 7 121 -124 |  |
| -5 7 5 618 -615 -2 0 6 354 -358 2 2 6 291 294 1 5 6 309 313 -4 2 7 261 -261 |  |
| -3 7 5 122 113 0 0 6 355 -372 -9 3 6 94 -93 3 5 6 322 339 -2 2 7 226 -229 |  |
| -1 7 5 325 -317 2 0 6 57 -64 -7 3 6 207 -206 -8 6 6 293 -300 -7 3 7 221 -236 |  |
| 1 7 5 273 -281 4 0 6 737 -769 -5 3 6 183 -182 -6 6 6 208 207 -5 3 7 530 -542 |  |
| 3 7 5 251 -253 -9 1 6 106 103 -1 3 6 281 -280 -4 6 6 154 160 -3 3 7 213 216 |  |
| -8 8 5 569 -574 -7 1 6 302 -289 1 3 6 169 -174 0 6 6 199 197 -1 3 7 426 -428 |  |
| -6 8 5 41 -35 -5 1 6 240 231 3 3 6 52 -54 2 6 6 224 -243 -6 4 7 159 154 |  |
| -4 8 5 100 -100 -3 1 6 384 -377 -8 4 6 76 -71 -5 7 6 200 -203 -4 4 7 78 74 |  |
| OBSERVED AND CALCULATED STRUCTURE FACTORS FOR THE SAMPLE - ORDERING 850°C 20 MINUTES |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| 2 0 0 134 143 0 6 0 1074-1095 -3 1 1 857 -855 -6 4 1 93 -87 1 7 1 578 -591 |  |
| 4 0 0 151 145 2 6 0 238 251 -1 1 1 61 -65 -4 4 1 76 -69 3 7 1 60 -51 |  |
| 6 0 0 895 889 4 6 0 199 -195 1 1 1 133 -137 -2 4 1 244 246 5 7 1 486 -491 |  |
| 8 0 0 780 789 8 6 0 189 -187 3 1 1 763 -765 0 4 1 883 -897 7 7 1 80 -80 |  |
| 10 0 0 605 588 10 6 0 405 -400 5 1 1 51 51 2 4 1 248 253 9 7 1 492 -492 |  |
| 12 0 0 108 -93 12 6 0 316 312 7 1 1 306 -306 4 4 1 359 -354 -8 8 1 390 -395 |  |
| 3 1 0 838 822 3 7 0 102 95 9 1 1 55 51 6 4 1 60 63 -6 8 1 224 -222 |  |
| 5 1 0 599 -604 5 7 0 454 450 11 1 1 342 -338 10 4 1 328 -331 -4 8 1 218 -216 |  |
| 7 1 0 444 456 7 7 0 287 -288 -12 2 1 688 687 -11 5 1 111 -114 -2 8 1 991 -998 |  |
| 11 1 0 298 290 9 7 0 205 204 -8 2 1 389 387 -9 5 1 87 85 0 8 1 211 223 |  |
| 13 1 0 143 -140 0 8 0 27 -20 -6 2 1 473 483 -7 5 1 54 53 2 8 1 577 -578 |  |
| 0 2 0 239 234 2 8 0 247 -252 -4 2 1 684 677 -5 5 1 76 80 4 8 1 211 -217 |  |
| 2 2 0 665 -651 4 8 0 371 -372 -2 2 1 1391 1368 -3 5 1 186 -177 6 8 1 577 -568 |  |
| 4 2 0 233 -230 6 8 0 46 -43 0 2 1 397 -380 -1 5 1 276 282 8 8 1 206 -199 |  |
| 6 2 0 177 -182 8 8 0 58 -64 2 2 1 1103 1092 1 5 1 78 85 -9 9 1 67 -58 |  |
| 8 2 0 231 -225 10 8 0 276 -274 4 2 1 316 303 3 5 1 215 -214 -7 9 1 562 558 |  |
| 12 2 0 188 -186 1 9 0 43 -51 6 2 1 719 729 5 5 1 177 179 -5 9 1 428 -430 |  |
| 1 3 0 101 92 3 9 0 193 193 8 2 1 434 425 7 5 1 35 27 -3 9 1 75 78 |  |
| 3 3 0 615 611 5 9 0 177 -186 10 2 1 58 -54 9 5 1 53 50 -1 9 1 79 71 |  |
| 5 3 0 379 379 7 9 0 159 148 12 2 1 470 470 11 5 1 76 -73 1 9 1 171 170 |  |
| 7 3 0 90 -93 9 9 0 86 -86 -13 3 1 223 222 -10 6 1 211 211 3 9 1 158 151 |  |
| 9 3 0 296 301 0 10 0 720 725 -11 3 1 312 308 -6 6 1 263 260 5 9 1 344 -337 |  |
| 11 3 0 175 176 2 10 0 62 67 -9 3 1 713 727 -4 6 1 348 347 7 9 1 335 335 |  |
| 0 4 0 39 -35 4 10 0 521 520 -7 3 1 420 -437 -2 6 1 110 -119 -8 10 1 128 -117 |  |
| 2 4 0 177 170 6 10 0 217 222 -5 3 1 1152 1165 0 6 1 471 476 -2 10 1 364 -349 |  |
| 4 4 0 644 -648 8 10 0 185 185 -3 3 1 1003 998 2 6 1 208 190 0 10 1 174 178 |  |
| 6 4 0 279 275 1 11 0 98 97 -1 3 1 921 917 4 6 1 225 225 2 10 1 66 -53 |  |
| 8 4 0 152 144 3 11 0 271 278 1 3 1 168 -167 6 6 1 55 58 4 10 1 80 -63 |  |
| 10 4 0 454 -454 5 11 0 297 -282 3 3 1 396 386 8 6 1 219 211 6 10 1 192 -181 |  |
| 12 4 0 193 195 7 11 0 348 361 5 3 1 1502 1531 10 6 1 210 205 -7 11 1 218 -218 |  |
| 1 5 0 978 -975 0 12 0 413 391 7 3 1 149 -160 -11 7 1 119 -121 -5 11 1 203 -211 |  |
| 3 5 0 700 -715 2 12 0 236 -248 9 3 1 451 455 -9 7 1 292 -295 -3 11 1 64 -70 |  |
| 5 5 0 96 112 -11 1 1 268 -268 11 3 1 132 141 -7 7 1 46 36 -1 11 1 84 -87 |  |
| 7 5 0 1131-1138 -9 1 1 42 -30 -12 4 1 296 292 -5 7 1 842 -856 1 11 1 302 -309 |  |
| 9 5 0 147 -139 -7 1 1 375 -382 -10 4 1 304 -300 -3 7 1 85 78 3 11 1 133 -145 |  |
| 11 5 0 404 -397 -5 1 1 156 156 -8 4 1 136 -138 -1 7 1 423 -433 -2 12 1 288 261 |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| 2 12 1 432 406 8 2 2 346 341 -8 6 2 47 49 5 9 2 151 151 -2 2 3 1243-1243 |  |
| -14 0 2 565 -573 10 2 2 105 -99 -6 6 2 594 586 7 9 2 194 -183 0 2 3 103 -95 |  |
| -12 0 2 100 90 -13 3 2 178 -185 -4 6 2 105 89 -8 10 2 156 -157 2 2 3 760 -761 |  |
| -10 0 2 736 -732 -9 3 2 144 -146 -2 6 2 639 -655 -6 10 2 252 -257 4 2 3 57 52 |  |
| -8 0 2 344 -341 -7 3 2 282 -280 0 6 2 996 1011 -4 10 2 477 -479 6 2 3 641 -643 |  |
| -6 0 2 1034-1048 -5 3 2 325 -319 2 6 2 34 -22 -2 10 2 130 -128 8 2 3 346 -342 |  |
| -4 0 2 1136-1142 -3 3 2 93 89 4 6 2 250 246 0 10 2 569 -570 10 2 3 62 -57 |  |
| -2 0 2 368 346 -1 3 2 583 -584 6 6 2 133 -129 2 10 2 33 -40 -11 3 3 363 -362 |  |
| 0 0 2 1549-1528 1 3 2 453 -442 8 6 2 157 153 4 10 2 638 -628 -9 3 3 792 -799 |  |
| 2 0 2 955 -962 3 3 2 49 50 10 6 2 247 254 6 10 2 132 -132 -7 3 3 236 244 |  |
| 4 0 2 1162-1177 5 3 2 299 -297 -9 7 2 181 -178 -7 11 2 439 -451 -5 3 3 743 -753 |  |
| 6 0 2 43 45 7 3 2 242 -240 -7 7 2 172 173 -5 11 2 197 173 -3 3 3 298 -291 |  |
| 8 0 2 446 -461 9 3 2 139 -137 -5 7 2 311 -311 -3 11 2 219 -230 -1 3 3 1203-1213 |  |
| 10 0 2 810 -816 -12 4 2 252 -248 -3 7 2 122 130 -1 11 2 108 85 1 3 3 292 -282 |  |
| -13 1 2 189 -189 -10 4 2 228 223 -1 7 2 364 -359 1 11 2 172 -193 5 3 3 831 -831 |  |
| -9 1 2 259 269 -6 4 2 146 145 1 7 2 57 -59 3 11 2 268 -283 7 3 3 124 -125 |  |
| -7 1 2 993-1007 -4 4 2 51 57 3 7 2 210 213 5 11 2 220 207 9 3 3 520 -528 |  |
| -5 1 2 323 330 -2 4 2 245 -238 5 7 2 352 -347 -2 12 2 356 367 -12 4 3 139 -136 |  |
| -3 1 2 66 64 0 4 2 624 634 9 7 2 160 -164 0 12 2 249 -228 -10 4 3 206 207 |  |
| -1 1 2 28 -1 2 4 2 438 -440 -10 8 2 158 157 -13 1 3 71 74 -8 4 3 187 -191 |  |
| 1 1 2 684 -675 4 4 2 346 351 -8 8 2 177 183 -11 1 3 96 101 -6 4 3 371 374 |  |
| 3 1 2 284 -285 8 4 2 83 -82 -6 8 2 132 133 -9 1 3 83 81 -4 4 3 318 306 |  |
| 5 1 2 378 384 10 4 2 95 88 -4 8 2 153 157 -7 1 3 418 424 -2 4 3 452 -467 |  |
| 7 1 2 532 -534 -13 5 2 219 223 -2 8 2 243 246 -5 1 3 267 -264 0 4 3 436 443 |  |
| 9 1 2 248 247 -11 5 2 365 371 0 8 2 223 224 -3 1 3 668 676 2 4 3 37 -44 |  |
| 11 1 2 249 -239 -9 5 2 174 171 2 8 2 96 95 -1 1 3 125 120 4 4 3 407 407 |  |
| -12 2 2 327 331 -7 5 2 957 953 4 8 2 226 230 1 1 3 45 40 6 4 3 149 -141 |  |
| -10 2 2 250 -250 -5 5 2 125 104 6 8 2 218 222 3 1 3 348 347 8 4 3 74 69 |  |
| -8 2 2 288 288 -3 5 2 1056 1060 8 8 2 62 60 5 1 3 145 142 10 4 3 197 207 |  |
| -6 2 2 514 515 -1 5 2 154 148 -9 9 2 129 135 7 1 3 287 296 -11 5 3 71 -71 |  |
| -4 2 2 195 -191 1 5 2 716 706 -7 9 2 253 -244 9 1 3 157 -153 -9 5 3 79 76 |  |
| -2 2 2 206 208 3 5 2 1105 1117 -5 9 2 159 165 -12 2 3 552 -543 -7 5 3 62 56 |  |
| 0 2 2 605 609 7 5 2 586 583 -3 9 2 101 -101 -10 2 3 82 -84 -5 5 3 333 -340 |  |
| 2 2 2 472 469 9 5 2 142 154 -1 9 2 59 60 -8 2 3 672 -678 -3 5 3 215 213 |  |
| 4 2 2 356 -361 -12 6 2 236 -231 1 9 2 87 -73 -6 2 3 100 -100 -1 5 3 57 43 |  |
| 6 2 2 393 394 -10 6 2 112 106 3 9 2 62 -56 -4 2 3 254 -259 1 5 3 254 -262 |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| 5 5 3 130 105 -4 10 3 48 37 -2 2 4 221 -221 -4 6 4 490 -485 5 1 5 117 -115 |  |
| 9 5 3 203 -208 -2 10 3 151 134 0 2 4 170 176 -2 6 4 287 299 7 1 5 313 -325 |  |
| -10 6 3 229 -230 0 10 3 46 -48 2 2 4 555 -559 0 6 4 217 -212 -12 2 5 397 400 |  |
| -8 6 3 124 -121 2 10 3 218 205 4 2 4 56 -53 4 6 4 570 -567 -8 2 5 655 654 |  |
| -6 6 3 145 -142 4 10 3 127 -143 8 2 4 159 -159 6 6 4 236 232 -6 2 5 179 175 |  |
| -4 6 3 180 -179 -3 11 3 155 162 -11 3 4 190 186 -9 7 4 280 274 -4 2 5 186 191 |  |
| -2 6 3 162 -159 -1 11 3 137 145 -9 3 4 245 243 -7 7 4 189 -192 -2 2 5 510 512 |  |
| 0 6 3 337 -331 1 11 3 150 154 -7 3 4 54 -52 -5 7 4 207 207 0 2 5 148 149 |  |
| 2 6 3 50 59 3 11 3 133 138 -5 3 4 280 278 -3 7 4 63 -70 2 2 5 749 748 |  |
| 4 6 3 359 -354 -12 0 4 151 158 -3 3 4 280 277 -1 7 4 275 269 4 2 5 138 -133 |  |
| 6 6 3 125 -124 -10 0 4 465 462 -1 3 4 162 155 5 7 4 170 164 6 2 5 361 356 |  |
| 8 6 3 76 -69 -6 0 4 1093 1102 1 3 4 89 89 -10 8 4 197 -194 -11 3 5 120 119 |  |
| -11 7 3 126 128 -4 0 4 820 809 3 3 4 291 296 -8 8 4 162 -164 -9 3 5 667 665 |  |
| -9 7 3 410 409 -2 0 4 58 -61 5 3 4 207 197 -6 8 4 47 -47 -7 3 5 158 152 |  |
| -7 7 3 40 -27 0 0 4 1058 1066 9 3 4 221 231 -4 8 4 181 -182 -5 3 5 483 480 |  |
| -5 7 3 559 565 2 0 4 243 234 -12 4 4 242 245 -2 8 4 256 -255 -3 3 5 155 -155 |  |
| -3 7 3 40 -24 4 0 4 903 913 -10 4 4 365 -368 0 8 4 120 -116 -1 3 5 933 926 |  |
| -1 7 3 583 592 6 0 4 216 214 -8 4 4 166 161 2 8 4 65 -71 1 3 5 299 297 |  |
| 1 7 3 262 264 8 0 4 335 336 -4 4 4 230 -235 4 8 4 238 -234 3 3 5 108 106 |  |
| 3 7 3 97 92 -13 1 4 154 144 0 4 4 152 -154 -7 9 4 99 91 5 3 5 432 431 |  |
| 5 7 3 450 446 -11 1 4 151 152 2 4 4 332 325 -5 9 4 124 -134 -10 4 5 281 -272 |  |
| -10 8 3 46 44 -9 1 4 156 -152 4 4 4 454 -446 -3 9 4 226 215 -8 4 5 187 184 |  |
| -8 8 3 387 387 -7 1 4 293 297 6 4 4 103 105 -1 9 4 144 -151 -6 4 5 154 -157 |  |
| -6 8 3 165 168 -5 1 4 115 -119 8 4 4 74 70 3 9 4 101 89 -4 4 5 204 -197 |  |
| -4 8 3 231 226 -3 1 4 774 781 -11 5 4 232 -229 -6 10 4 346 345 0 4 5 225 -224 |  |
| -2 8 3 638 644 -1 1 4 489 -486 -7 5 4 859 -864 -4 10 4 302 303 2 4 5 247 250 |  |
| 2 8 3 689 677 1 1 4 47 39 -5 5 4 155 -149 -2 10 4 158 161 4 4 5 428 -422 |  |
| 4 8 3 147 -134 3 1 4 496 496 -3 5 4 811 -806 0 10 4 516 515 -9 5 5 63 66 |  |
| 6 8 3 415 424 5 1 4 85 -89 -1 5 4 139 -135 -11 1 5 43 -53 -7 5 5 76 -69 |  |
| -9 9 3 351 338 7 1 4 145 141 1 5 4 569 -560 -9 1 5 43 -45 -5 5 5 117 115 |  |
| -7 9 3 391 -391 9 1 4 189 -180 3 5 4 545 -541 -7 1 5 334 -330 -3 5 5 32 -35 |  |
| -3 9 3 135 -136 -12 2 4 271 -270 5 5 4 218 -219 -5 1 5 158 160 -1 5 5 43 39 |  |
| -1 9 3 393 390 -10 2 4 84 -82 7 5 4 599 -592 -3 1 5 421 -423 3 5 5 75 71 |  |
| 1 9 3 291 -290 -8 2 4 114 -118 -10 6 4 316 -307 -1 1 5 69 -66 5 5 5 43 42 |  |
| 3 9 3 324 -328 -6 2 4 39 -35 -8 6 4 343 334 1 1 5 160 -164 -10 6 5 186 188 |  |
| 5 9 3 326 319 -4 2 4 346 -341 -6 6 4 350 -350 3 1 5 103 -103 -8 6 5 47 -45 |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| -6 6 5 247 243 -3 9 5 399 405 -10 2 6 98 -97 0 4 6 342 341 -1 7 6 233 -234 |  |
| -4 6 5 197 196 -1 9 5 215 -208 -8 2 6 221 214 2 4 6 309 -309 -7 1 7 237 243 |  |
| 0 6 5 258 256 -10 0 6 778 -780 -6 2 6 148 145 -9 5 6 193 189 -5 1 7 106 -102 |  |
| 2 6 5 97 95 -8 0 6 197 192 -4 2 6 89 93 -7 5 6 349 346 -3 1 7 250 257 |  |
| 4 6 5 201 196 -6 0 6 430 -412 -2 2 6 112 112 -5 5 6 56 59 -1 1 7 77 81 |  |
| -9 7 5 196 -197 -4 0 6 729 -728 0 2 6 73 74 -3 5 6 836 840 1 1 7 198 212 |  |
| -5 7 5 605 -607 -2 0 6 356 -356 2 2 6 299 292 -1 5 6 67 53 -8 2 7 481 -486 |  |
| -3 7 5 115 114 0 0 6 392 -395 -9 3 6 88 -89 1 5 6 303 306 -6 2 7 124 -135 |  |
| -1 7 5 310 -309 2 0 6 58 -65 -7 3 6 197 -195 3 5 6 353 367 -4 2 7 246 -250 |  |
| 1 7 5 283 -280 4 0 6 786 -795 -5 3 6 186 -179 -8 6 6 283 -282 -2 2 7 240 -249 |  |
| 3 7 5 242 -237 -9 1 6 102 103 -1 3 6 274 -273 -6 6 6 221 210 -7 3 7 226 -233 |  |
| -8 8 5 575 -582 -7 1 6 304 -300 1 3 6 180 -173 -4 6 6 182 186 -5 3 7 555 -561 |  |
| -6 8 5 51 -49 -5 1 6 229 224 3 3 6 48 -49 0 6 6 228 220 -3 3 7 210 207 |  |
| -4 8 5 103 -95 -3 1 6 381 -384 -8 4 6 82 -75 2 6 6 232 -238 -1 3 7 436 -435 |  |
| -2 8 5 478 -483 -1 1 6 77 73 -6 4 6 191 188 -5 7 6 211 -207 -6 4 7 149 146 |  |
| 0 8 5 78 -86 1 1 6 141 -135 -4 4 6 120 -123 -3 7 6 228 221 -4 4 7 75 79 |  |
| 2 8 5 484 -483 3 1 6 68 61 -2 4 6 48 -17 |  |
| OBSERVED AND CALCULATED STRUCTURE FACTORS FOR THE SAMPLE - ORDERING 850°C 30 MINUTES |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| 2 0 0 136 148 11 5 0 399 -400 -7 1 1 378 -381 -10 4 1 303 -299 -3 7 1 80 78 |  |
| 4 0 0 142 151 0 6 0 1072-1097 -5 1 1 154 158 -8 4 1 139 -141 -1 7 1 423 -433 |  |
| 6 0 0 889 889 2 6 0 243 247 -3 1 1 859 -851 -6 4 1 91 -85 1 7 1 583 -593 |  |
| 8 0 0 773 789 4 6 0 200 -196 -1 1 1 61 -61 -4 4 1 75 -60 3 7 1 70 -52 |  |
| 10 0 0 607 589 8 6 0 189 -190 1 1 1 134 -133 -2 4 1 242 253 5 7 1 482 -490 |  |
| 12 0 0 105 -92 10 6 0 405 -400 3 1 1 761 -762 0 4 1 892 -895 7 7 1 85 -81 |  |
| 1 1 0 75 56 12 6 0 319 316 5 1 1 49 51 2 4 1 251 256 9 7 1 497 -492 |  |
| 3 1 0 834 825 1 7 0 30 -28 7 1 1 304 -305 4 4 1 356 -349 -8 8 1 394 -396 |  |
| 5 1 0 608 -604 3 7 0 101 95 9 1 1 50 50 6 4 1 57 68 -6 8 1 227 -223 |  |
| 7 1 0 445 459 5 7 0 452 452 11 1 1 340 -341 10 4 1 330 -333 -4 8 1 219 -212 |  |
| 11 1 0 294 289 7 7 0 289 -290 -12 2 1 690 685 -11 5 1 112 -115 -2 8 1 990 -996 |  |
| 13 1 0 143 -144 9 7 0 204 202 -8 2 1 387 385 -9 5 1 84 83 0 8 1 213 221 |  |
| 0 2 0 240 238 0 8 0 38 -25 -6 2 1 471 485 -7 5 1 54 52 2 8 1 577 -579 |  |
| 2 2 0 661 -649 2 8 0 245 -254 -4 2 1 684 676 -5 5 1 75 81 4 8 1 209 -214 |  |
| 4 2 0 233 -227 4 8 0 370 -371 -2 2 1 1385 1357 -3 5 1 184 -176 6 8 1 575 -568 |  |
| 6 2 0 178 -182 6 8 0 44 -44 0 2 1 403 -375 -1 5 1 277 282 8 8 1 209 -200 |  |
| 8 2 0 231 -226 8 8 0 60 -68 2 2 1 1092 1091 1 5 1 78 83 -9 9 1 64 -56 |  |
| 12 2 0 186 -186 10 8 0 276 -276 4 2 1 309 302 3 5 1 222 -214 -7 9 1 563 562 |  |
| 1 3 0 102 88 1 9 0 43 -49 6 2 1 718 730 5 5 1 177 182 -5 9 1 435 -431 |  |
| 3 3 0 611 609 3 9 0 199 192 8 2 1 435 425 7 5 1 37 27 -3 9 1 74 79 |  |
| 5 3 0 383 375 5 9 0 180 -187 10 2 1 61 -55 9 5 1 53 50 -1 9 1 71 72 |  |
| 7 3 0 92 -93 7 9 0 156 149 12 2 1 470 467 11 5 1 83 -75 1 9 1 171 172 |  |
| 9 3 0 298 301 9 9 0 86 -85 -13 3 1 228 224 -10 6 1 211 211 3 9 1 149 153 |  |
| 11 3 0 173 175 0 10 0 717 726 -11 3 1 311 308 -6 6 1 264 260 5 9 1 344 -337 |  |
| 0 4 0 31 -36 2 10 0 69 68 -9 3 1 719 726 -4 6 1 343 345 7 9 1 336 336 |  |
| 2 4 0 176 168 4 10 0 521 523 -7 3 1 425 -436 -2 6 1 109 -121 -8 10 1 124 -114 |  |
| 4 4 0 638 -648 6 10 0 219 223 -5 3 1 1146 1165 0 6 1 479 475 -2 10 1 365 -354 |  |
| 6 4 0 277 277 8 10 0 185 185 -3 3 1 995 1000 2 6 1 207 191 0 10 1 173 181 |  |
| 8 4 0 149 143 1 11 0 86 94 -1 3 1 931 921 4 6 1 224 223 2 10 1 66 -53 |  |
| 10 4 0 457 -452 3 11 0 268 277 1 3 1 169 -163 6 6 1 56 57 4 10 1 86 -67 |  |
| 12 4 0 194 198 5 11 0 299 -284 3 3 1 390 389 8 6 1 214 213 6 10 1 190 -185 |  |
| 1 5 0 975 -971 7 11 0 351 359 5 3 1 1499 1528 10 6 1 207 206 -7 11 1 219 -219 |  |
| 3 5 0 698 -717 0 12 0 411 389 7 3 1 146 -158 -11 7 1 116 -119 -5 11 1 206 -216 |  |
| 5 5 0 95 109 2 12 0 237 -252 9 3 1 458 455 -9 7 1 292 -294 -3 11 1 62 -75 |  |
| 7 5 0 1124-1132 -11 1 1 267 -270 11 3 1 132 139 -7 7 1 42 37 -1 11 1 79 -89 |  |
| 9 5 0 146 -136 -9 1 1 34 -32 -12 4 1 300 294 -5 7 1 840 -856 1 11 1 301 -311 |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| 3 11 1 136 -149 2 2 2 469 466 5 5 2 35 11 -5 9 2 162 165 -12 2 3 549 -542 |  |
| -4 12 1 158 137 4 2 2 352 -360 7 5 2 581 583 -3 9 2 99 -100 -10 2 3 85 -82 |  |
| -2 12 1 291 263 6 2 2 391 397 9 5 2 142 152 -1 9 2 58 60 -8 2 3 668 -677 |  |
| 2 12 1 424 408 8 2 2 345 340 -12 6 2 246 -233 1 9 2 89 -75 -6 2 3 105 -100 |  |
| -14 0 2 582 -574 10 2 2 104 -97 -10 6 2 111 104 3 9 2 64 -55 -4 2 3 254 -260 |  |
| -12 0 2 103 94 -13 3 2 177 -186 -8 6 2 54 49 5 9 2 153 151 -2 2 3 1241-1238 |  |
| -10 0 2 727 -729 -11 3 2 39 -39 -6 6 2 591 588 7 9 2 193 -182 0 2 3 100 -96 |  |
| -8 0 2 337 -345 -9 3 2 145 -143 -4 6 2 106 91 -8 10 2 159 -159 2 2 3 753 -763 |  |
| -6 0 2 1039-1047 -7 3 2 281 -277 -2 6 2 642 -654 -6 10 2 258 -258 4 2 3 53 53 |  |
| -4 0 2 1140-1140 -5 3 2 324 -319 0 6 2 1007 1012 -4 10 2 473 -480 6 2 3 641 -643 |  |
| -2 0 2 361 340 -3 3 2 96 90 2 6 2 48 -22 -2 10 2 131 -130 8 2 3 345 -342 |  |
| 0 0 2 1541-1518 -1 3 2 588 -581 4 6 2 252 251 0 10 2 567 -573 10 2 3 72 -58 |  |
| 2 0 2 961 -965 1 3 2 447 -438 6 6 2 133 -130 2 10 2 36 -42 -11 3 3 364 -362 |  |
| 4 0 2 1158-1178 3 3 2 54 51 8 6 2 155 151 4 10 2 635 -630 -9 3 3 796 -799 |  |
| 6 0 2 44 46 5 3 2 299 -298 10 6 2 257 254 6 10 2 128 -133 -7 3 3 235 246 |  |
| 8 0 2 454 -464 7 3 2 240 -239 -9 7 2 181 -177 -7 11 2 445 -447 -5 3 3 740 -755 |  |
| 10 0 2 810 -815 9 3 2 139 -135 -7 7 2 171 179 -5 11 2 194 176 -3 3 3 302 -293 |  |
| -13 1 2 189 -186 -12 4 2 253 -250 -5 7 2 314 -312 -3 11 2 221 -232 -1 3 3 1219-1213 |  |
| -9 1 2 261 270 -10 4 2 223 221 -3 7 2 124 128 -1 11 2 112 88 1 3 3 290 -286 |  |
| -7 1 2 992-1008 -6 4 2 143 144 -1 7 2 367 -358 1 11 2 177 -188 3 3 3 27 -20 |  |
| -5 1 2 325 326 -4 4 2 48 57 1 7 2 57 -52 3 11 2 269 -281 5 3 3 820 -829 |  |
| -3 1 2 71 62 -2 4 2 248 -237 3 7 2 205 216 5 11 2 225 206 7 3 3 122 -128 |  |
| -1 1 2 27 -5 0 4 2 631 634 5 7 2 350 -351 -2 12 2 358 371 9 3 3 528 -530 |  |
| 1 1 2 684 -679 2 4 2 441 -442 9 7 2 162 -162 0 12 2 245 -227 -12 4 3 138 -137 |  |
| 3 1 2 282 -288 4 4 2 340 352 -10 8 2 160 159 -13 1 3 72 75 -10 4 3 209 205 |  |
| 5 1 2 383 380 8 4 2 83 -84 -8 8 2 178 185 -11 1 3 102 102 -8 4 3 188 -190 |  |
| 7 1 2 528 -532 10 4 2 94 86 -6 8 2 133 136 -9 1 3 85 84 -6 4 3 375 376 |  |
| 9 1 2 247 248 -13 5 2 226 219 -4 8 2 155 157 -7 1 3 423 425 -4 4 3 312 303 |  |
| 11 1 2 244 -242 -11 5 2 368 369 -2 8 2 244 246 -5 1 3 262 -266 -2 4 3 455 -473 |  |
| -12 2 2 329 336 -9 5 2 176 170 0 8 2 220 227 -3 1 3 674 674 0 4 3 436 441 |  |
| -10 2 2 250 -249 -7 5 2 953 950 2 8 2 95 97 -1 1 3 121 119 4 4 3 404 407 |  |
| -8 2 2 291 285 -5 5 2 123 102 4 8 2 227 232 1 1 3 52 40 6 4 3 150 -144 |  |
| -6 2 2 520 516 -3 5 2 1057 1062 6 8 2 222 222 3 1 3 346 346 8 4 3 71 69 |  |
| -4 2 2 192 -190 -1 5 2 153 149 8 8 2 56 60 5 1 3 148 143 10 4 3 207 209 |  |
| -2 2 2 205 206 1 5 2 708 705 -9 9 2 129 136 7 1 3 290 297 -11 5 3 79 -72 |  |
| 0 2 2 608 606 3 5 2 1104 1115 -7 9 2 252 -245 9 1 3 163 -151 -9 5 3 82 77 |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| -7 5 3 63 59 1 9 3 296 -292 -8 2 4 112 -119 -10 6 4 311 -305 -1 1 5 66 -66 |  |
| -5 5 3 334 -341 3 9 3 326 -331 -6 2 4 43 -33 -8 6 4 339 336 1 1 5 162 -168 |  |
| -3 5 3 216 212 5 9 3 324 316 -4 2 4 346 -343 -6 6 4 350 -350 3 1 5 104 -105 |  |
| -1 5 3 56 43 -4 10 3 55 39 -2 2 4 224 -224 -4 6 4 493 -486 5 1 5 118 -117 |  |
| 1 5 3 250 -261 -2 10 3 148 139 0 2 4 170 177 -2 6 4 292 298 7 1 5 318 -326 |  |
| 5 5 3 123 105 0 10 3 56 -48 2 2 4 553 -560 0 6 4 212 -212 -12 2 5 400 399 |  |
| 9 5 3 205 -208 2 10 3 217 204 4 2 4 50 -53 2 6 4 59 54 -10 2 5 49 -40 |  |
| -10 6 3 233 -228 4 10 3 126 -144 8 2 4 157 -162 4 6 4 575 -568 -8 2 5 652 651 |  |
| -8 6 3 122 -123 -3 11 3 154 166 -11 3 4 188 186 6 6 4 232 233 -6 2 5 174 174 |  |
| -6 6 3 148 -143 -1 11 3 134 150 -9 3 4 243 245 -9 7 4 280 278 -4 2 5 192 192 |  |
| -4 6 3 186 -176 1 11 3 153 156 -7 3 4 55 -54 -7 7 4 187 -195 -2 2 5 508 510 |  |
| -2 6 3 160 -159 3 11 3 129 140 -5 3 4 283 276 -5 7 4 210 205 0 2 5 151 149 |  |
| 0 6 3 337 -332 -12 0 4 150 158 -3 3 4 280 278 -3 7 4 68 -69 2 2 5 751 749 |  |
| 2 6 3 53 59 -10 0 4 464 459 -1 3 4 164 154 -1 7 4 280 272 4 2 5 136 -133 |  |
| 4 6 3 359 -354 -6 0 4 1089 1104 1 3 4 90 88 5 7 4 176 163 6 2 5 352 356 |  |
| 6 6 3 123 -124 -4 0 4 806 808 3 3 4 292 297 -8 8 4 164 -165 -11 3 5 119 117 |  |
| 8 6 3 69 -71 -2 0 4 59 -58 5 3 4 202 197 -6 8 4 48 -50 -9 3 5 654 665 |  |
| -11 7 3 133 126 0 0 4 1057 1068 9 3 4 225 232 -4 8 4 181 -185 -7 3 5 152 153 |  |
| -9 7 3 407 407 2 0 4 246 234 -12 4 4 249 251 -2 8 4 258 -254 -5 3 5 480 480 |  |
| -5 7 3 560 565 4 0 4 909 916 -10 4 4 364 -367 0 8 4 117 -118 -3 3 5 158 -155 |  |
| -3 7 3 30 -25 6 0 4 217 217 -8 4 4 165 161 2 8 4 66 -75 -1 3 5 918 928 |  |
| -1 7 3 592 593 8 0 4 339 336 -4 4 4 230 -233 4 8 4 239 -236 1 3 5 295 297 |  |
| 1 7 3 261 263 -13 1 4 145 143 0 4 4 151 -153 -7 9 4 100 92 3 3 5 107 109 |  |
| 3 7 3 94 94 -11 1 4 154 149 2 4 4 332 325 -5 9 4 128 -134 5 3 5 434 430 |  |
| 5 7 3 445 446 -9 1 4 156 -153 4 4 4 451 -444 -3 9 4 223 213 -10 4 5 280 -271 |  |
| -8 8 3 389 385 -7 1 4 293 298 6 4 4 104 108 -1 9 4 148 -152 -8 4 5 189 185 |  |
| -6 8 3 172 169 -5 1 4 114 -119 8 4 4 72 69 3 9 4 100 88 -6 4 5 157 -159 |  |
| -4 8 3 228 226 -3 1 4 778 783 -11 5 4 230 -228 -6 10 4 345 347 -4 4 5 202 -197 |  |
| -2 8 3 634 640 -1 1 4 487 -487 -7 5 4 862 -862 -4 10 4 302 304 0 4 5 220 -224 |  |
| 2 8 3 686 680 1 1 4 42 41 -5 5 4 152 -147 -2 10 4 162 163 2 4 5 249 251 |  |
| 4 8 3 143 -137 3 1 4 493 497 -3 5 4 804 -806 0 10 4 521 518 4 4 5 428 -425 |  |
| 6 8 3 422 423 5 1 4 84 -88 -1 5 4 139 -137 -11 1 5 44 -53 -9 5 5 67 67 |  |
| -9 9 3 348 337 7 1 4 143 141 1 5 4 563 -560 -9 1 5 48 -47 -7 5 5 73 -70 |  |
| -7 9 3 391 -394 9 1 4 189 -181 3 5 4 537 -538 -7 1 5 334 -333 -5 5 5 113 113 |  |
| -3 9 3 136 -139 -12 2 4 262 -272 5 5 4 220 -222 -5 1 5 158 159 -3 5 5 39 -35 |  |
| -1 9 3 398 391 -10 2 4 81 -84 7 5 4 595 -592 -3 1 5 422 -423 -1 5 5 38 41 |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| 3 5 5 70 69 -2 8 5 478 -482 -1 1 6 83 74 -8 4 6 85 -78 -3 7 6 233 222 |  |
| -10 6 5 188 188 0 8 5 83 -84 1 1 6 140 -136 -6 4 6 195 189 -1 7 6 239 -239 |  |
| -8 6 5 46 -45 2 8 5 488 -484 3 1 6 71 64 -4 4 6 126 -127 -7 1 7 237 246 |  |
| -6 6 5 249 246 -3 9 5 409 410 -10 2 6 100 -96 0 4 6 343 340 -5 1 7 107 -99 |  |
| -4 6 5 197 197 -1 9 5 207 -205 -8 2 6 215 217 2 4 6 314 -311 -3 1 7 259 260 |  |
| 0 6 5 258 257 -10 0 6 774 -781 -6 2 6 143 148 -9 5 6 195 189 -1 1 7 79 82 |  |
| 2 6 5 101 98 -8 0 6 193 194 -4 2 6 96 92 -7 5 6 342 345 1 1 7 208 215 |  |
| 4 6 5 201 197 -6 0 6 406 -411 -2 2 6 106 114 -3 5 6 851 841 -8 2 7 487 -486 |  |
| -9 7 5 205 -195 -4 0 6 714 -729 0 2 6 81 79 -1 5 6 73 52 -6 2 7 126 -131 |  |
| -5 7 5 616 -608 -2 0 6 351 -358 2 2 6 300 293 1 5 6 315 308 -4 2 7 256 -250 |  |
| -3 7 5 121 114 0 0 6 396 -395 -9 3 6 87 -89 3 5 6 358 367 -2 2 7 257 -248 |  |
| -1 7 5 314 -309 2 0 6 70 -66 -7 3 6 198 -197 -8 6 6 285 -286 -7 3 7 230 -232 |  |
| 1 7 5 282 -279 4 0 6 793 -797 -5 3 6 181 -179 -6 6 6 217 210 -5 3 7 560 -563 |  |
| 3 7 5 242 -238 -9 1 6 102 107 -3 3 6 35 26 -4 6 6 185 183 -3 3 7 213 208 |  |
| -8 8 5 582 -581 -7 1 6 302 -300 -1 3 6 278 -276 0 6 6 229 221 -1 3 7 440 -435 |  |
| -6 8 5 49 -49 -5 1 6 224 225 1 3 6 175 -174 2 6 6 237 -242 -6 4 7 149 150 |  |
| -4 8 5 98 -95 -3 1 6 388 -382 3 3 6 43 -48 -5 7 6 213 -206 -4 4 7 80 82 |  |
| OBSERVED AND CALCULATED STRUCTURE FACTORS FOR THE SAMPLE - ORDERING 850°C 60 MINUTES |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| 2 0 0 136 146 11 5 0 405 -401 -5 1 1 154 155 -6 4 1 94 -92 3 7 1 59 -52 |  |
| 4 0 0 144 149 0 6 0 1103-1100 -3 1 1 860 -857 -4 4 1 75 -66 5 7 1 490 -493 |  |
| 6 0 0 886 891 2 6 0 241 252 -1 1 1 59 -65 -2 4 1 245 248 7 7 1 81 -83 |  |
| 8 0 0 774 789 4 6 0 202 -195 1 1 1 135 -140 0 4 1 912 -904 9 7 1 503 -496 |  |
| 10 0 0 601 591 6 6 0 32 -4 3 1 1 762 -767 2 4 1 255 251 -8 8 1 397 -400 |  |
| 12 0 0 107 -94 8 6 0 192 -190 5 1 1 61 50 4 4 1 357 -355 -6 8 1 230 -227 |  |
| 1 1 0 58 48 10 6 0 405 -401 7 1 1 306 -307 6 4 1 64 65 -4 8 1 221 -216 |  |
| 3 1 0 833 819 12 6 0 318 315 9 1 1 54 51 10 4 1 335 -333 -2 8 1 1005-1004 |  |
| 5 1 0 607 -607 3 7 0 108 100 11 1 1 338 -339 -11 5 1 113 -115 0 8 1 220 218 |  |
| 7 1 0 445 459 5 7 0 459 455 -12 2 1 695 688 -9 5 1 87 85 2 8 1 583 -583 |  |
| 11 1 0 294 289 7 7 0 290 -292 -8 2 1 387 387 -7 5 1 51 54 4 8 1 211 -218 |  |
| 13 1 0 140 -141 9 7 0 204 204 -6 2 1 471 482 -5 5 1 73 80 6 8 1 581 -575 |  |
| 0 2 0 241 234 2 8 0 246 -255 -4 2 1 679 678 -3 5 1 186 -176 8 8 1 209 -204 |  |
| 2 2 0 665 -653 4 8 0 376 -375 -2 2 1 1398 1363 -1 5 1 278 285 -9 9 1 70 -60 |  |
| 4 2 0 234 -230 6 8 0 51 -45 2 2 1 1090 1094 1 5 1 81 83 -7 9 1 568 566 |  |
| 6 2 0 178 -184 8 8 0 63 -69 4 2 1 308 301 3 5 1 220 -213 -5 9 1 440 -433 |  |
| 8 2 0 229 -225 10 8 0 278 -275 6 2 1 717 732 5 5 1 177 183 -3 9 1 77 77 |  |
| 12 2 0 188 -186 1 9 0 46 -52 8 2 1 433 428 7 5 1 33 26 -1 9 1 89 72 |  |
| 1 3 0 115 95 3 9 0 193 191 10 2 1 59 -56 9 5 1 58 51 1 9 1 171 174 |  |
| 3 3 0 608 614 5 9 0 181 -188 12 2 1 476 472 11 5 1 84 -74 3 9 1 151 152 |  |
| 5 3 0 381 380 7 9 0 156 149 -13 3 1 225 223 -10 6 1 208 215 5 9 1 349 -340 |  |
| 7 3 0 89 -90 9 9 0 85 -88 -11 3 1 314 310 -6 6 1 265 265 7 9 1 348 338 |  |
| 9 3 0 300 302 0 10 0 715 731 -9 3 1 714 728 -4 6 1 348 351 -8 10 1 130 -116 |  |
| 11 3 0 176 176 2 10 0 73 71 -7 3 1 422 -437 -2 6 1 109 -117 -6 10 1 41 35 |  |
| 0 4 0 41 -33 4 10 0 526 528 -5 3 1 1149 1162 0 6 1 486 481 -2 10 1 368 -357 |  |
| 2 4 0 180 170 6 10 0 219 225 -3 3 1 999 1000 2 6 1 209 196 0 10 1 175 183 |  |
| 4 4 0 639 -648 8 10 0 187 186 -1 3 1 937 923 4 6 1 226 226 2 10 1 67 -52 |  |
| 6 4 0 279 276 1 11 0 83 98 1 3 1 174 -167 6 6 1 62 62 4 10 1 82 -68 |  |
| 8 4 0 150 144 3 11 0 271 283 3 3 1 390 387 8 6 1 220 213 6 10 1 195 -185 |  |
| 10 4 0 455 -456 5 11 0 301 -284 5 3 1 1500 1533 10 6 1 206 206 -7 11 1 215 -220 |  |
| 12 4 0 197 196 7 11 0 352 366 7 3 1 156 -160 -11 7 1 115 -122 -5 11 1 210 -216 |  |
| 1 5 0 990 -976 0 12 0 408 396 9 3 1 452 458 -9 7 1 289 -296 -3 11 1 60 -75 |  |
| 3 5 0 712 -723 2 12 0 237 -252 11 3 1 135 141 -5 7 1 843 -860 -1 11 1 83 -89 |  |
| 5 5 0 95 109 -11 1 1 263 -267 -12 4 1 300 294 -3 7 1 77 79 1 11 1 304 -314 |  |
| 7 5 0 1128-1139 -9 1 1 39 -31 -10 4 1 300 -296 -1 7 1 429 -436 3 11 1 141 -150 |  |
| 9 5 0 149 -141 -7 1 1 374 -381 -8 4 1 140 -141 1 7 1 585 -597 -4 12 1 163 138 |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| -2 12 1 290 264 6 2 2 396 397 -12 6 2 245 -231 3 9 2 60 -55 -2 2 3 1233-1238 |  |
| 2 12 1 429 412 8 2 2 345 341 -10 6 2 116 105 5 9 2 153 155 0 2 3 100 -99 |  |
| -14 0 2 571 -577 10 2 2 103 -100 -8 6 2 58 46 7 9 2 203 -185 2 2 3 757 -767 |  |
| -12 0 2 104 93 -13 3 2 182 -183 -6 6 2 587 591 -8 10 2 155 -158 4 2 3 52 55 |  |
| -10 0 2 729 -727 -9 3 2 150 -144 -4 6 2 109 92 -6 10 2 253 -261 6 2 3 643 -646 |  |
| -8 0 2 342 -341 -7 3 2 282 -279 -2 6 2 652 -660 -4 10 2 481 -483 8 2 3 350 -345 |  |
| -6 0 2 1038-1049 -5 3 2 324 -324 0 6 2 1017 1011 -2 10 2 132 -133 10 2 3 61 -59 |  |
| -4 0 2 1137-1141 -3 3 2 94 87 2 6 2 37 -21 0 10 2 567 -577 -11 3 3 366 -362 |  |
| -2 0 2 362 339 -1 3 2 592 -584 4 6 2 256 251 4 10 2 641 -638 -9 3 3 801 -801 |  |
| 0 0 2 1527-1519 1 3 2 460 -446 6 6 2 130 -132 6 10 2 137 -138 -7 3 3 232 244 |  |
| 2 0 2 961 -959 3 3 2 51 46 8 6 2 161 155 -7 11 2 448 -454 -5 3 3 738 -751 |  |
| 4 0 2 1164-1184 5 3 2 299 -298 10 6 2 262 258 -5 11 2 198 175 -3 3 3 299 -287 |  |
| 6 0 2 43 44 7 3 2 241 -240 -9 7 2 180 -183 -3 11 2 219 -238 -1 3 3 1214-1214 |  |
| 8 0 2 457 -462 9 3 2 140 -139 -7 7 2 172 178 -1 11 2 105 88 1 3 3 298 -287 |  |
| 10 0 2 821 -818 -12 4 2 254 -248 -5 7 2 312 -312 1 11 2 172 -193 3 3 3 33 -19 |  |
| -13 1 2 189 -190 -10 4 2 223 225 -3 7 2 123 126 3 11 2 276 -289 5 3 3 827 -830 |  |
| -9 1 2 261 273 -6 4 2 141 146 -1 7 2 370 -363 5 11 2 226 207 7 3 3 123 -126 |  |
| -7 1 2 990-1004 -4 4 2 49 58 3 7 2 208 212 -2 12 2 361 374 9 3 3 537 -535 |  |
| -5 1 2 321 323 -2 4 2 250 -240 5 7 2 356 -352 0 12 2 245 -232 -12 4 3 141 -134 |  |
| -3 1 2 67 65 0 4 2 638 631 9 7 2 167 -166 -13 1 3 73 74 -10 4 3 203 207 |  |
| -1 1 2 27 8 2 4 2 448 -440 -10 8 2 159 159 -11 1 3 96 100 -8 4 3 185 -195 |  |
| 1 1 2 685 -677 4 4 2 340 353 -8 8 2 183 186 -9 1 3 91 83 -6 4 3 373 378 |  |
| 3 1 2 282 -287 8 4 2 102 -83 -6 8 2 133 135 -7 1 3 417 423 -4 4 3 317 312 |  |
| 5 1 2 381 386 10 4 2 103 90 -4 8 2 160 161 -5 1 3 259 -264 -2 4 3 453 -468 |  |
| 7 1 2 527 -535 -13 5 2 227 224 -2 8 2 248 247 -3 1 3 669 679 0 4 3 445 443 |  |
| 9 1 2 249 247 -11 5 2 367 368 0 8 2 225 227 -1 1 3 126 120 2 4 3 33 -42 |  |
| 11 1 2 248 -244 -9 5 2 177 172 2 8 2 96 100 1 1 3 51 41 4 4 3 409 411 |  |
| -12 2 2 331 333 -7 5 2 945 954 4 8 2 230 234 3 1 3 351 349 6 4 3 149 -144 |  |
| -10 2 2 248 -249 -5 5 2 124 104 6 8 2 225 220 5 1 3 145 142 8 4 3 75 70 |  |
| -8 2 2 291 284 -3 5 2 1057 1068 8 8 2 71 65 7 1 3 292 298 10 4 3 205 208 |  |
| -6 2 2 518 516 -1 5 2 154 151 -9 9 2 130 136 9 1 3 158 -154 -11 5 3 71 -72 |  |
| -4 2 2 191 -188 1 5 2 723 706 -7 9 2 254 -243 -12 2 3 547 -540 -9 5 3 80 74 |  |
| -2 2 2 205 206 3 5 2 1120 1122 -5 9 2 162 167 -10 2 3 83 -81 -7 5 3 60 58 |  |
| 0 2 2 615 610 5 5 2 34 14 -3 9 2 95 -100 -8 2 3 672 -681 -5 5 3 331 -342 |  |
| 2 2 2 473 472 7 5 2 586 587 -1 9 2 62 64 -6 2 3 104 -100 -3 5 3 214 213 |  |
| 4 2 2 354 -362 9 5 2 144 152 1 9 2 91 -74 -4 2 3 253 -257 -1 5 3 59 42 |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| 1 5 3 259 -263 -2 10 3 152 139 2 2 4 550 -558 0 6 4 215 -212 -12 2 5 402 397 |  |
| 5 5 3 110 105 0 10 3 53 -50 4 2 4 54 -53 2 6 4 72 62 -10 2 5 52 -42 |  |
| 9 5 3 209 -209 2 10 3 216 206 8 2 4 159 -158 4 6 4 576 -574 -8 2 5 653 651 |  |
| -10 6 3 228 -229 4 10 3 127 -145 -11 3 4 185 184 6 6 4 233 231 -6 2 5 177 174 |  |
| -8 6 3 126 -122 -3 11 3 154 165 -9 3 4 243 245 -9 7 4 277 279 -4 2 5 191 194 |  |
| -6 6 3 146 -147 -1 11 3 138 151 -7 3 4 54 -50 -7 7 4 190 -190 -2 2 5 505 506 |  |
| -4 6 3 181 -178 1 11 3 148 157 -5 3 4 279 275 -5 7 4 210 205 0 2 5 148 146 |  |
| -2 6 3 163 -163 -12 0 4 156 162 -3 3 4 276 280 -3 7 4 64 -71 2 2 5 759 755 |  |
| 0 6 3 340 -336 -10 0 4 464 461 -1 3 4 164 160 -1 7 4 285 277 4 2 5 138 -134 |  |
| 2 6 3 60 58 -6 0 4 1083 1101 1 3 4 91 87 5 7 4 176 167 6 2 5 356 358 |  |
| 4 6 3 360 -357 -4 0 4 812 809 3 3 4 294 298 -8 8 4 162 -167 -11 3 5 119 113 |  |
| 6 6 3 120 -128 -2 0 4 59 -59 5 3 4 204 202 -6 8 4 46 -48 -9 3 5 659 659 |  |
| 8 6 3 76 -70 0 0 4 1052 1067 9 3 4 230 231 -4 8 4 182 -185 -7 3 5 150 155 |  |
| -11 7 3 132 128 2 0 4 251 230 -12 4 4 248 249 -2 8 4 265 -259 -5 3 5 486 482 |  |
| -9 7 3 407 406 4 0 4 906 917 -10 4 4 367 -369 0 8 4 118 -118 -3 3 5 158 -161 |  |
| -7 7 3 34 -24 6 0 4 209 216 -8 4 4 164 160 2 8 4 70 -72 -1 3 5 920 926 |  |
| -5 7 3 567 567 8 0 4 352 340 -4 4 4 228 -230 4 8 4 236 -240 1 3 5 291 296 |  |
| -1 7 3 595 597 -13 1 4 149 146 0 4 4 149 -153 -7 9 4 98 90 3 3 5 116 112 |  |
| 1 7 3 258 266 -11 1 4 154 149 2 4 4 332 331 -5 9 4 128 -137 5 3 5 428 432 |  |
| 3 7 3 95 94 -9 1 4 152 -150 4 4 4 453 -450 -3 9 4 220 214 -10 4 5 277 -273 |  |
| 5 7 3 448 449 -7 1 4 291 293 6 4 4 110 105 -1 9 4 158 -152 -8 4 5 188 185 |  |
| -8 8 3 397 389 -5 1 4 128 -125 8 4 4 73 71 3 9 4 103 87 -6 4 5 158 -158 |  |
| -6 8 3 178 170 -3 1 4 769 786 -11 5 4 231 -230 -6 10 4 348 348 -4 4 5 198 -196 |  |
| -4 8 3 240 230 -1 1 4 481 -486 -7 5 4 858 -859 -4 10 4 306 306 0 4 5 224 -227 |  |
| -2 8 3 642 644 1 1 4 42 35 -5 5 4 155 -149 -2 10 4 160 166 2 4 5 260 254 |  |
| 2 8 3 698 689 3 1 4 496 494 -3 5 4 804 -811 0 10 4 521 521 4 4 5 429 -427 |  |
| 4 8 3 146 -138 5 1 4 88 -86 -1 5 4 138 -135 -11 1 5 47 -51 -9 5 5 61 65 |  |
| 6 8 3 426 428 7 1 4 143 144 1 5 4 574 -564 -9 1 5 46 -48 -7 5 5 81 -67 |  |
| -9 9 3 350 342 9 1 4 190 -185 3 5 4 543 -542 -7 1 5 332 -329 -5 5 5 108 115 |  |
| -7 9 3 392 -392 -12 2 4 272 -267 5 5 4 224 -222 -5 1 5 157 161 -3 5 5 35 -37 |  |
| -3 9 3 139 -141 -10 2 4 83 -80 7 5 4 602 -599 -3 1 5 420 -426 3 5 5 71 70 |  |
| -1 9 3 403 396 -8 2 4 116 -122 -10 6 4 311 -307 -1 1 5 68 -66 -10 6 5 182 191 |  |
| 1 9 3 290 -293 -6 2 4 37 -33 -8 6 4 336 338 1 1 5 162 -168 -8 6 5 43 -47 |  |
| 3 9 3 329 -333 -4 2 4 344 -339 -6 6 4 351 -349 3 1 5 102 -104 -6 6 5 250 246 |  |
| 5 9 3 327 321 -2 2 4 224 -226 -4 6 4 490 -485 5 1 5 115 -115 -4 6 5 199 199 |  |
| -4 10 3 47 37 0 2 4 166 176 -2 6 4 292 295 7 1 5 314 -327 0 6 5 256 259 |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| 2 6 5 100 99 -10 0 6 784 -780 -8 2 6 218 210 2 4 6 321 -310 -7 1 7 243 245 |  |
| 4 6 5 200 198 -8 0 6 198 192 -6 2 6 148 148 -9 5 6 196 193 -5 1 7 111 -103 |  |
| -9 7 5 201 -193 -6 0 6 409 -405 -4 2 6 89 95 -7 5 6 345 346 -3 1 7 258 258 |  |
| -5 7 5 609 -612 -4 0 6 721 -718 -2 2 6 108 109 -5 5 6 48 49 -1 1 7 76 80 |  |
| -3 7 5 121 115 -2 0 6 355 -361 0 2 6 78 76 -3 5 6 840 843 1 1 7 206 215 |  |
| -1 7 5 311 -309 0 0 6 394 -398 2 2 6 302 296 -1 5 6 62 56 -8 2 7 482 -482 |  |
| 1 7 5 282 -280 2 0 6 56 -58 -9 3 6 90 -85 1 5 6 310 309 -6 2 7 125 -129 |  |
| 3 7 5 243 -242 4 0 6 780 -799 -7 3 6 197 -195 3 5 6 355 365 -4 2 7 250 -253 |  |
| -8 8 5 584 -585 -9 1 6 111 104 -5 3 6 182 -182 -8 6 6 283 -287 -2 2 7 254 -248 |  |
| -6 8 5 57 -51 -7 1 6 306 -297 -1 3 6 274 -273 -6 6 6 217 210 0 2 7 36 -39 |  |
| -4 8 5 99 -98 -5 1 6 225 226 1 3 6 180 -176 -4 6 6 185 182 -7 3 7 226 -227 |  |
| -2 8 5 488 -483 -3 1 6 384 -381 3 3 6 48 -50 0 6 6 232 225 -5 3 7 562 -564 |  |
| 0 8 5 75 -86 -1 1 6 76 77 -8 4 6 80 -79 2 6 6 235 -242 -3 3 7 214 208 |  |
| 2 8 5 489 -491 1 1 6 157 -141 -6 4 6 192 191 -5 7 6 212 -212 -1 3 7 438 -434 |  |
| -3 9 5 414 411 3 1 6 66 65 -4 4 6 125 -127 -3 7 6 230 224 -4 4 7 82 78 |  |
| -1 9 5 215 -206 -10 2 6 104 -98 0 4 6 344 343 -1 7 6 237 -236 |  |
| OBSERVED AND CALCULATED STRUCTURE FACTORS FOR THE SAMPLE - ORDERING 850°C 120 MINUTES |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| 2 0 0 138 153 11 5 0 400 -398 -5 1 1 156 155 -6 4 1 95 -90 3 7 1 62 -49 |  |
| 4 0 0 143 151 0 6 0 1075-1095 -3 1 1 865 -856 -4 4 1 75 -59 5 7 1 484 -487 |  |
| 6 0 0 897 893 2 6 0 237 247 -1 1 1 63 -61 -2 4 1 243 253 7 7 1 83 -83 |  |
| 8 0 0 777 789 4 6 0 202 -197 1 1 1 138 -136 0 4 1 893 -897 9 7 1 487 -493 |  |
| 10 0 0 605 588 8 6 0 192 -188 3 1 1 766 -766 2 4 1 249 250 -8 8 1 393 -401 |  |
| 12 0 0 107 -93 10 6 0 409 -401 5 1 1 67 49 4 4 1 361 -352 -6 8 1 224 -224 |  |
| 1 1 0 78 55 12 6 0 314 315 7 1 1 308 -305 6 4 1 59 70 -4 8 1 215 -210 |  |
| 3 1 0 836 825 1 7 0 33 -29 9 1 1 57 52 10 4 1 334 -335 -2 8 1 989 -993 |  |
| 5 1 0 612 -606 3 7 0 105 99 11 1 1 333 -341 -11 5 1 112 -119 0 8 1 208 215 |  |
| 7 1 0 445 456 5 7 0 459 454 -12 2 1 696 687 -9 5 1 84 83 2 8 1 576 -580 |  |
| 11 1 0 296 290 7 7 0 290 -292 -8 2 1 395 389 -7 5 1 54 56 4 8 1 209 -212 |  |
| 13 1 0 139 -145 9 7 0 203 201 -6 2 1 472 484 -5 5 1 73 79 6 8 1 574 -564 |  |
| 0 2 0 239 236 0 8 0 28 -22 -4 2 1 681 678 -3 5 1 188 -177 8 8 1 201 -201 |  |
| 2 2 0 663 -651 2 8 0 244 -252 -2 2 1 1381 1361 -1 5 1 275 283 -9 9 1 65 -57 |  |
| 4 2 0 233 -229 4 8 0 372 -373 2 2 1 1102 1093 1 5 1 76 81 -7 9 1 564 562 |  |
| 6 2 0 180 -182 6 8 0 45 -42 4 2 1 313 299 3 5 1 220 -213 -5 9 1 434 -430 |  |
| 8 2 0 231 -228 8 8 0 58 -65 6 2 1 723 730 5 5 1 177 180 -3 9 1 80 77 |  |
| 12 2 0 187 -183 10 8 0 272 -275 8 2 1 439 429 9 5 1 55 51 -1 9 1 69 71 |  |
| 1 3 0 100 89 1 9 0 40 -50 10 2 1 64 -57 11 5 1 73 -75 1 9 1 169 171 |  |
| 3 3 0 610 612 3 9 0 191 192 12 2 1 464 466 -10 6 1 214 214 3 9 1 151 152 |  |
| 5 3 0 389 378 5 9 0 183 -187 -13 3 1 225 222 -6 6 1 263 261 5 9 1 345 -334 |  |
| 7 3 0 93 -94 7 9 0 160 148 -11 3 1 310 310 -4 6 1 348 346 7 9 1 333 333 |  |
| 9 3 0 300 302 9 9 0 83 -85 -9 3 1 727 726 -2 6 1 104 -120 -8 10 1 130 -113 |  |
| 11 3 0 174 178 0 10 0 714 721 -7 3 1 430 -436 0 6 1 475 478 -6 10 1 44 35 |  |
| 0 4 0 31 -32 2 10 0 63 68 -5 3 1 1147 1167 2 6 1 207 192 -2 10 1 362 -352 |  |
| 2 4 0 175 168 4 10 0 524 521 -3 3 1 1000 1001 4 6 1 227 220 0 10 1 172 182 |  |
| 4 4 0 638 -651 6 10 0 220 222 -1 3 1 924 923 6 6 1 56 60 2 10 1 65 -49 |  |
| 6 4 0 278 277 8 10 0 183 181 1 3 1 168 -162 8 6 1 214 213 4 10 1 80 -68 |  |
| 8 4 0 172 148 1 11 0 82 91 3 3 1 394 390 10 6 1 201 205 6 10 1 189 -185 |  |
| 10 4 0 458 -457 3 11 0 272 280 5 3 1 1498 1529 -11 7 1 113 -119 -7 11 1 213 -217 |  |
| 12 4 0 194 196 5 11 0 299 -277 7 3 1 152 -159 -9 7 1 295 -294 -5 11 1 200 -213 |  |
| 1 5 0 978 -970 7 11 0 339 355 9 3 1 457 456 -7 7 1 44 36 -3 11 1 56 -73 |  |
| 3 5 0 698 -721 0 12 0 411 388 11 3 1 165 141 -5 7 1 841 -854 -1 11 1 85 -88 |  |
| 5 5 0 97 107 2 12 0 232 -248 -12 4 1 301 295 -3 7 1 86 81 1 11 1 302 -308 |  |
| 7 5 0 1122-1133 -11 1 1 270 -272 -10 4 1 304 -297 -1 7 1 423 -435 3 11 1 137 -147 |  |
| 9 5 0 148 -135 -7 1 1 376 -379 -8 4 1 144 -143 1 7 1 580 -595 5 11 1 45 25 |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| -4 12 1 154 137 0 2 2 608 612 7 5 2 583 581 -3 9 2 96 -98 -8 2 3 686 -683 |  |
| -2 12 1 287 260 2 2 2 472 468 9 5 2 142 148 -1 9 2 55 62 -6 2 3 105 -101 |  |
| 0 12 1 38 -49 4 2 2 356 -363 -12 6 2 243 -233 1 9 2 87 -76 -4 2 3 257 -260 |  |
| 2 12 1 425 404 6 2 2 400 398 -10 6 2 109 102 3 9 2 64 -56 -2 2 3 1237-1237 |  |
| -14 0 2 563 -577 8 2 2 346 343 -8 6 2 59 48 5 9 2 152 156 0 2 3 105 -100 |  |
| -12 0 2 101 96 10 2 2 101 -100 -6 6 2 593 592 7 9 2 192 -184 2 2 3 754 -767 |  |
| -10 0 2 737 -731 -13 3 2 185 -187 -4 6 2 102 90 -8 10 2 153 -153 4 2 3 50 54 |  |
| -8 0 2 343 -345 -11 3 2 39 -39 -2 6 2 641 -655 -6 10 2 251 -254 6 2 3 641 -639 |  |
| -6 0 2 1038-1054 -9 3 2 150 -143 0 6 2 998 1010 -4 10 2 478 -479 8 2 3 348 -342 |  |
| -4 0 2 1140-1140 -7 3 2 283 -278 2 6 2 37 -20 -2 10 2 128 -133 10 2 3 56 -60 |  |
| -2 0 2 361 335 -5 3 2 325 -323 4 6 2 258 249 0 10 2 569 -567 -11 3 3 368 -367 |  |
| 0 0 2 1552-1520 -3 3 2 95 89 6 6 2 134 -129 4 10 2 637 -630 -9 3 3 802 -804 |  |
| 2 0 2 963 -964 -1 3 2 582 -581 8 6 2 157 153 6 10 2 132 -135 -7 3 3 236 247 |  |
| 4 0 2 1172-1184 1 3 2 452 -442 10 6 2 251 251 -7 11 2 435 -444 -5 3 3 737 -753 |  |
| 6 0 2 45 45 3 3 2 54 51 -9 7 2 179 -179 -5 11 2 189 175 -3 3 3 299 -292 |  |
| 8 0 2 442 -460 5 3 2 299 -298 -7 7 2 172 178 -3 11 2 217 -235 -1 3 3 1216-1217 |  |
| 10 0 2 795 -816 7 3 2 240 -241 -5 7 2 312 -310 -1 11 2 104 86 1 3 3 286 -288 |  |
| -13 1 2 186 -192 9 3 2 141 -134 -3 7 2 122 126 1 11 2 173 -187 3 3 3 34 -20 |  |
| -11 1 2 47 30 -12 4 2 258 -250 -1 7 2 368 -362 3 11 2 270 -279 5 3 3 834 -826 |  |
| -9 1 2 260 273 -10 4 2 227 225 1 7 2 58 -54 5 11 2 220 203 7 3 3 123 -127 |  |
| -7 1 2 1006-1009 -6 4 2 144 145 3 7 2 204 215 -2 12 2 350 367 9 3 3 525 -530 |  |
| -5 1 2 328 323 -4 4 2 71 60 5 7 2 352 -348 0 12 2 244 -225 -12 4 3 145 -135 |  |
| -3 1 2 70 63 -2 4 2 247 -238 9 7 2 164 -163 -13 1 3 70 74 -10 4 3 208 208 |  |
| -1 1 2 29 4 0 4 2 624 630 -10 8 2 156 157 -11 1 3 97 103 -8 4 3 185 -194 |  |
| 1 1 2 680 -680 2 4 2 441 -440 -8 8 2 184 184 -9 1 3 87 87 -6 4 3 376 379 |  |
| 3 1 2 282 -289 4 4 2 341 351 -6 8 2 133 134 -7 1 3 420 423 -4 4 3 310 308 |  |
| 5 1 2 377 381 10 4 2 94 84 -4 8 2 153 158 -5 1 3 262 -264 -2 4 3 453 -470 |  |
| 7 1 2 528 -533 -13 5 2 223 220 -2 8 2 243 244 -3 1 3 679 682 0 4 3 435 439 |  |
| 9 1 2 245 251 -11 5 2 373 371 0 8 2 222 224 -1 1 3 125 118 2 4 3 33 -42 |  |
| 11 1 2 240 -240 -9 5 2 175 173 2 8 2 93 99 1 1 3 51 39 4 4 3 409 410 |  |
| -12 2 2 331 337 -7 5 2 949 949 4 8 2 225 230 3 1 3 346 349 6 4 3 144 -142 |  |
| -10 2 2 254 -254 -5 5 2 125 102 6 8 2 224 218 5 1 3 157 145 8 4 3 80 71 |  |
| -8 2 2 294 287 -3 5 2 1052 1068 8 8 2 66 63 7 1 3 292 297 10 4 3 199 206 |  |
| -6 2 2 522 519 -1 5 2 154 151 -9 9 2 128 135 9 1 3 159 -153 -11 5 3 67 -71 |  |
| -4 2 2 195 -190 1 5 2 705 700 -7 9 2 251 -245 -12 2 3 548 -544 -9 5 3 78 77 |  |
| -2 2 2 207 207 3 5 2 1109 1115 -5 9 2 158 165 -10 2 3 82 -79 -7 5 3 53 57 |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| -5 5 3 334 -339 -3 9 3 135 -139 -10 2 4 80 -81 3 5 4 538 -534 -9 1 5 64 -53 |  |
| -3 5 3 212 216 -1 9 3 398 391 -8 2 4 118 -123 5 5 4 224 -220 -7 1 5 333 -333 |  |
| -1 5 3 57 40 1 9 3 287 -292 -6 2 4 42 -37 7 5 4 591 -596 -5 1 5 162 162 |  |
| 1 5 3 250 -262 3 9 3 328 -327 -4 2 4 344 -340 -10 6 4 311 -305 -3 1 5 423 -430 |  |
| 3 5 3 28 2 5 9 3 323 315 -2 2 4 221 -223 -8 6 4 345 340 -1 1 5 66 -70 |  |
| 5 5 3 112 108 -4 10 3 44 37 0 2 4 171 172 -6 6 4 351 -352 1 1 5 164 -167 |  |
| 7 5 3 39 -8 -2 10 3 147 138 2 2 4 559 -561 -4 6 4 487 -484 3 1 5 101 -104 |  |
| 9 5 3 209 -208 0 10 3 39 -46 4 2 4 59 -54 -2 6 4 288 294 5 1 5 118 -119 |  |
| -10 6 3 234 -228 2 10 3 214 202 8 2 4 154 -160 0 6 4 215 -210 7 1 5 313 -328 |  |
| -8 6 3 125 -122 4 10 3 124 -147 -11 3 4 187 187 2 6 4 61 60 -12 2 5 402 400 |  |
| -6 6 3 149 -147 -3 11 3 150 162 -9 3 4 242 248 4 6 4 573 -569 -10 2 5 39 -43 |  |
| -4 6 3 183 -177 -1 11 3 138 150 -7 3 4 53 -52 6 6 4 234 231 -8 2 5 657 656 |  |
| -2 6 3 162 -158 1 11 3 149 153 -5 3 4 283 275 -9 7 4 278 281 -6 2 5 178 174 |  |
| 0 6 3 341 -332 -12 0 4 153 164 -3 3 4 281 279 -7 7 4 195 -190 -4 2 5 190 194 |  |
| 2 6 3 48 56 -10 0 4 466 461 -1 3 4 163 159 -5 7 4 207 202 -2 2 5 504 506 |  |
| 4 6 3 360 -355 -6 0 4 1107 1111 1 3 4 89 88 -3 7 4 72 -70 0 2 5 153 148 |  |
| 6 6 3 120 -123 -4 0 4 813 813 3 3 4 292 296 -1 7 4 278 277 2 2 5 747 751 |  |
| 8 6 3 70 -68 -2 0 4 63 -57 5 3 4 206 200 5 7 4 171 164 4 2 5 136 -133 |  |
| -11 7 3 132 124 0 0 4 1056 1067 9 3 4 223 231 -10 8 4 199 -196 6 2 5 350 353 |  |
| -9 7 3 402 403 2 0 4 247 232 -12 4 4 248 255 -8 8 4 169 -165 -11 3 5 120 115 |  |
| -5 7 3 562 566 4 0 4 913 914 -10 4 4 370 -373 -6 8 4 46 -45 -9 3 5 663 667 |  |
| -3 7 3 38 -29 6 0 4 208 218 -8 4 4 166 161 -4 8 4 182 -184 -7 3 5 155 157 |  |
| -1 7 3 586 591 8 0 4 333 337 -6 4 4 37 8 -2 8 4 260 -260 -5 3 5 487 481 |  |
| 1 7 3 261 264 -13 1 4 151 145 -4 4 4 228 -230 0 8 4 115 -113 -3 3 5 156 -159 |  |
| 3 7 3 93 94 -11 1 4 154 148 -2 4 4 29 10 2 8 4 65 -70 -1 3 5 923 927 |  |
| 5 7 3 445 444 -9 1 4 160 -151 0 4 4 148 -151 4 8 4 242 -239 1 3 5 291 296 |  |
| -10 8 3 36 40 -7 1 4 293 296 2 4 4 332 331 -7 9 4 100 91 3 3 5 113 113 |  |
| -8 8 3 391 387 -5 1 4 117 -123 4 4 4 449 -446 -5 9 4 129 -135 5 3 5 434 428 |  |
| -6 8 3 170 169 -3 1 4 770 787 6 4 4 108 106 -3 9 4 224 214 -10 4 5 279 -275 |  |
| -4 8 3 240 227 -1 1 4 481 -487 8 4 4 74 72 -1 9 4 152 -151 -8 4 5 188 188 |  |
| -2 8 3 634 635 1 1 4 40 36 -11 5 4 225 -228 3 9 4 101 90 -6 4 5 156 -161 |  |
| 2 8 3 690 683 3 1 4 492 493 -7 5 4 867 -861 -6 10 4 348 344 -4 4 5 203 -199 |  |
| 4 8 3 148 -138 5 1 4 88 -85 -5 5 4 154 -148 -4 10 4 298 301 0 4 5 224 -223 |  |
| 6 8 3 413 418 7 1 4 140 140 -3 5 4 805 -810 -2 10 4 165 163 2 4 5 259 251 |  |
| -9 9 3 342 339 9 1 4 184 -182 -1 5 4 140 -136 0 10 4 522 516 4 4 5 430 -428 |  |
| -7 9 3 395 -392 -12 2 4 273 -273 1 5 4 571 -561 -11 1 5 46 -53 -9 5 5 67 62 |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| -7 5 5 75 -67 -6 8 5 44 -50 -3 1 6 382 -384 -8 4 6 83 -79 -3 7 6 232 224 |  |
| -5 5 5 110 116 -4 8 5 101 -99 -1 1 6 79 77 -6 4 6 193 188 -1 7 6 239 -235 |  |
| -3 5 5 37 -39 -2 8 5 479 -478 1 1 6 145 -137 -4 4 6 124 -129 -7 1 7 246 250 |  |
| 3 5 5 76 73 0 8 5 74 -81 3 1 6 69 69 0 4 6 343 340 -5 1 7 112 -102 |  |
| -10 6 5 181 191 2 8 5 490 -485 -10 2 6 97 -97 2 4 6 311 -312 -3 1 7 261 261 |  |
| -8 6 5 44 -46 -3 9 5 408 410 -8 2 6 214 213 -9 5 6 196 194 -1 1 7 83 86 |  |
| -6 6 5 250 246 -1 9 5 208 -205 -6 2 6 146 152 -7 5 6 350 347 1 1 7 203 218 |  |
| -4 6 5 198 198 -10 0 6 787 -788 -4 2 6 93 100 -5 5 6 52 50 -8 2 7 481 -487 |  |
| 0 6 5 257 258 -8 0 6 197 197 -2 2 6 102 109 -3 5 6 848 841 -6 2 7 129 -131 |  |
| 2 6 5 100 98 -6 0 6 411 -412 0 2 6 80 78 -1 5 6 66 56 -4 2 7 255 -255 |  |
| 4 6 5 202 197 -4 0 6 721 -724 2 2 6 300 298 1 5 6 310 308 -2 2 7 250 -246 |  |
| -9 7 5 202 -191 -2 0 6 354 -363 -9 3 6 89 -88 3 5 6 355 361 0 2 7 38 -39 |  |
| -5 7 5 602 -611 0 0 6 395 -397 -7 3 6 200 -196 -8 6 6 286 -293 -7 3 7 229 -235 |  |
| -3 7 5 125 116 2 0 6 68 -62 -5 3 6 177 -183 -6 6 6 221 211 -5 3 7 562 -564 |  |
| -1 7 5 311 -307 4 0 6 798 -793 -3 3 6 29 26 -4 6 6 184 183 -3 3 7 216 209 |  |
| 1 7 5 282 -279 -9 1 6 111 106 -1 3 6 280 -274 0 6 6 242 221 -1 3 7 442 -435 |  |
| 3 7 5 245 -237 -7 1 6 299 -295 1 3 6 176 -177 2 6 6 236 -240 -6 4 7 152 150 |  |
| -8 8 5 580 -582 -5 1 6 229 227 3 3 6 54 -49 -5 7 6 210 -212 -4 4 7 76 79 |  |
| OBSERVED AND CALCULATED STRUCTURE FACTORS FOR THE SAMPLE - ORDERING 850°C 500 MINUTES |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| 2 0 0 137 146 11 5 0 402 -400 -7 1 1 378 -383 -10 4 1 303 -299 -1 7 1 425 -432 |  |
| 4 0 0 145 148 0 6 0 1081-1094 -5 1 1 154 151 -8 4 1 140 -143 1 7 1 582 -590 |  |
| 6 0 0 896 887 2 6 0 241 251 -3 1 1 864 -861 -6 4 1 93 -91 3 7 1 64 -51 |  |
| 8 0 0 779 790 4 6 0 201 -196 -1 1 1 75 -71 -4 4 1 82 -67 5 7 1 480 -489 |  |
| 10 0 0 601 590 6 6 0 32 3 1 1 1 140 -143 -2 4 1 238 248 7 7 1 80 -80 |  |
| 12 0 0 101 -88 8 6 0 189 -189 3 1 1 759 -768 0 4 1 893 -903 9 7 1 492 -492 |  |
| 1 1 0 61 46 10 6 0 407 -402 5 1 1 46 45 2 4 1 246 247 -8 8 1 394 -398 |  |
| 3 1 0 836 819 12 6 0 318 312 7 1 1 307 -308 4 4 1 357 -357 -6 8 1 224 -225 |  |
| 5 1 0 610 -609 3 7 0 105 99 9 1 1 48 50 6 4 1 67 68 -4 8 1 214 -213 |  |
| 7 1 0 443 453 5 7 0 458 456 11 1 1 336 -339 10 4 1 334 -332 -2 8 1 986 -996 |  |
| 9 1 0 39 4 7 7 0 289 -289 -12 2 1 693 685 -11 5 1 116 -118 0 8 1 212 221 |  |
| 11 1 0 293 290 9 7 0 205 204 -8 2 1 391 385 -9 5 1 85 83 2 8 1 576 -582 |  |
| 13 1 0 143 -143 0 8 0 33 -23 -6 2 1 474 482 -7 5 1 53 53 4 8 1 206 -212 |  |
| 0 2 0 236 231 2 8 0 244 -253 -4 2 1 675 675 -5 5 1 76 81 6 8 1 569 -569 |  |
| 2 2 0 664 -657 4 8 0 373 -375 -2 2 1 1383 1357 -3 5 1 188 -180 8 8 1 210 -202 |  |
| 4 2 0 235 -232 6 8 0 48 -42 0 2 1 404 -379 -1 5 1 276 281 -9 9 1 64 -57 |  |
| 6 2 0 179 -185 8 8 0 59 -66 2 2 1 1090 1087 1 5 1 75 83 -7 9 1 564 563 |  |
| 8 2 0 234 -229 10 8 0 278 -276 4 2 1 308 298 3 5 1 221 -216 -5 9 1 432 -432 |  |
| 12 2 0 190 -183 1 9 0 43 -52 6 2 1 711 730 5 5 1 181 179 -3 9 1 77 81 |  |
| 1 3 0 102 92 3 9 0 189 191 8 2 1 432 426 9 5 1 48 52 -1 9 1 66 71 |  |
| 3 3 0 613 615 5 9 0 182 -187 10 2 1 70 -53 11 5 1 78 -76 1 9 1 174 174 |  |
| 5 3 0 379 378 7 9 0 154 147 12 2 1 465 466 -10 6 1 212 212 3 9 1 147 155 |  |
| 7 3 0 88 -92 9 9 0 88 -84 -13 3 1 224 227 -6 6 1 265 263 5 9 1 348 -338 |  |
| 9 3 0 299 302 0 10 0 714 727 -11 3 1 311 310 -4 6 1 347 348 7 9 1 336 335 |  |
| 11 3 0 174 178 2 10 0 67 67 -9 3 1 717 724 -2 6 1 105 -116 -8 10 1 129 -115 |  |
| 2 4 0 179 174 4 10 0 520 522 -7 3 1 421 -436 0 6 1 476 479 -2 10 1 364 -354 |  |
| 4 4 0 636 -645 6 10 0 219 225 -5 3 1 1148 1165 2 6 1 217 194 0 10 1 172 183 |  |
| 6 4 0 280 279 8 10 0 181 185 -3 3 1 992 996 4 6 1 229 224 2 10 1 62 -52 |  |
| 8 4 0 154 145 1 11 0 81 94 -1 3 1 924 919 6 6 1 60 61 4 10 1 74 -63 |  |
| 10 4 0 455 -452 3 11 0 278 282 1 3 1 170 -167 8 6 1 217 214 6 10 1 194 -186 |  |
| 12 4 0 195 195 5 11 0 302 -283 3 3 1 394 384 10 6 1 217 205 -7 11 1 219 -218 |  |
| 1 5 0 981 -970 7 11 0 349 360 5 3 1 1502 1527 -11 7 1 116 -121 -5 11 1 205 -216 |  |
| 3 5 0 702 -717 0 12 0 417 393 7 3 1 149 -154 -9 7 1 293 -295 -3 11 1 56 -73 |  |
| 5 5 0 95 109 2 12 0 239 -253 9 3 1 454 456 -7 7 1 48 36 -1 11 1 75 -90 |  |
| 7 5 0 1129-1133 -11 1 1 271 -271 11 3 1 133 139 -5 7 1 832 -854 1 11 1 306 -311 |  |
| 9 5 0 154 -138 -9 1 1 37 -34 -12 4 1 298 292 -3 7 1 78 80 3 11 1 138 -147 |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| 5 11 1 42 23 4 2 2 357 -359 9 5 2 141 152 -3 9 2 101 -96 -8 2 3 681 -679 |  |
| -2 12 1 288 262 6 2 2 395 397 -12 6 2 244 -232 -1 9 2 57 62 -6 2 3 102 -97 |  |
| 0 12 1 41 -50 8 2 2 346 341 -10 6 2 113 103 1 9 2 86 -75 -4 2 3 255 -258 |  |
| 2 12 1 433 407 10 2 2 104 -95 -8 6 2 59 48 3 9 2 57 -53 -2 2 3 1234-1236 |  |
| -14 0 2 576 -574 -13 3 2 183 -187 -6 6 2 588 590 5 9 2 156 155 0 2 3 104 -97 |  |
| -10 0 2 736 -732 -11 3 2 38 -40 -4 6 2 99 88 7 9 2 198 -183 2 2 3 754 -763 |  |
| -8 0 2 341 -346 -9 3 2 147 -143 -2 6 2 649 -660 -8 10 2 154 -157 4 2 3 51 56 |  |
| -6 0 2 1050-1047 -7 3 2 283 -282 0 6 2 1003 1009 -6 10 2 251 -257 6 2 3 642 -643 |  |
| -4 0 2 1140-1138 -5 3 2 328 -323 2 6 2 32 -23 -4 10 2 482 -480 8 2 3 347 -343 |  |
| -2 0 2 362 341 -3 3 2 93 88 4 6 2 256 253 -2 10 2 130 -131 10 2 3 81 -62 |  |
| 0 0 2 1540-1515 -1 3 2 588 -583 6 6 2 131 -132 0 10 2 570 -572 -11 3 3 362 -367 |  |
| 2 0 2 961 -960 1 3 2 453 -444 8 6 2 155 152 4 10 2 639 -631 -9 3 3 795 -801 |  |
| 4 0 2 1163-1184 3 3 2 51 47 10 6 2 252 254 6 10 2 133 -134 -7 3 3 237 247 |  |
| 6 0 2 42 46 5 3 2 299 -299 -11 7 2 44 -41 -7 11 2 440 -451 -5 3 3 738 -752 |  |
| 8 0 2 448 -461 7 3 2 240 -240 -9 7 2 181 -179 -5 11 2 197 177 -3 3 3 300 -288 |  |
| 10 0 2 802 -814 9 3 2 138 -135 -7 7 2 171 176 -3 11 2 221 -234 -1 3 3 1210-1217 |  |
| -13 1 2 189 -190 -12 4 2 253 -247 -5 7 2 316 -315 -1 11 2 103 87 1 3 3 292 -284 |  |
| -9 1 2 260 273 -10 4 2 224 220 -3 7 2 123 129 1 11 2 172 -191 3 3 3 44 -18 |  |
| -7 1 2 993-1006 -6 4 2 136 145 -1 7 2 368 -366 3 11 2 277 -281 5 3 3 827 -825 |  |
| -5 1 2 325 328 -4 4 2 49 53 1 7 2 62 -57 5 11 2 228 204 7 3 3 132 -130 |  |
| -3 1 2 85 70 -2 4 2 252 -243 3 7 2 208 215 -2 12 2 360 372 9 3 3 527 -533 |  |
| -1 1 2 40 11 0 4 2 628 630 5 7 2 352 -350 0 12 2 247 -227 -12 4 3 141 -135 |  |
| 1 1 2 677 -676 2 4 2 445 -443 9 7 2 164 -165 -13 1 3 77 75 -10 4 3 213 208 |  |
| 3 1 2 279 -286 4 4 2 339 348 -10 8 2 161 159 -11 1 3 98 102 -8 4 3 185 -192 |  |
| 5 1 2 384 383 8 4 2 91 -82 -8 8 2 182 184 -9 1 3 88 87 -6 4 3 375 381 |  |
| 7 1 2 530 -529 10 4 2 95 85 -6 8 2 130 136 -7 1 3 427 428 -4 4 3 316 312 |  |
| 9 1 2 245 247 -13 5 2 220 220 -4 8 2 156 158 -5 1 3 260 -261 -2 4 3 458 -466 |  |
| 11 1 2 239 -243 -11 5 2 372 370 -2 8 2 244 244 -3 1 3 677 681 0 4 3 442 441 |  |
| -12 2 2 330 337 -9 5 2 176 175 0 8 2 222 227 -1 1 3 125 123 2 4 3 34 -43 |  |
| -10 2 2 258 -251 -7 5 2 952 951 2 8 2 95 96 1 1 3 51 47 4 4 3 408 415 |  |
| -8 2 2 297 288 -5 5 2 121 100 4 8 2 227 233 3 1 3 348 348 6 4 3 144 -143 |  |
| -6 2 2 524 522 -3 5 2 1048 1065 6 8 2 220 221 5 1 3 148 144 8 4 3 74 68 |  |
| -4 2 2 193 -185 -1 5 2 153 148 8 8 2 62 61 7 1 3 288 298 10 4 3 212 205 |  |
| -2 2 2 210 209 1 5 2 719 703 -9 9 2 130 137 9 1 3 159 -151 -11 5 3 77 -72 |  |
| 0 2 2 615 612 3 5 2 1095 1114 -7 9 2 250 -244 -12 2 3 549 -543 -9 5 3 82 77 |  |
| 2 2 2 475 475 7 5 2 587 583 -5 9 2 158 165 -10 2 3 100 -83 -7 5 3 61 60 |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| -5 5 3 331 -341 3 9 3 335 -331 -2 2 4 226 -229 -8 6 4 339 339 3 1 5 102 -105 |  |
| -3 5 3 219 215 5 9 3 325 314 0 2 4 168 173 -6 6 4 347 -350 5 1 5 122 -117 |  |
| -1 5 3 58 42 -4 10 3 46 36 2 2 4 554 -560 -4 6 4 489 -485 7 1 5 309 -325 |  |
| 1 5 3 251 -259 -2 10 3 148 138 4 2 4 54 -54 -2 6 4 290 295 -12 2 5 399 399 |  |
| 5 5 3 115 106 0 10 3 47 -48 6 2 4 39 -20 0 6 4 213 -209 -10 2 5 50 -39 |  |
| 9 5 3 207 -209 2 10 3 214 205 8 2 4 152 -157 2 6 4 65 61 -8 2 5 653 657 |  |
| -10 6 3 230 -229 4 10 3 128 -148 -11 3 4 193 187 4 6 4 584 -574 -6 2 5 178 171 |  |
| -8 6 3 125 -124 -3 11 3 153 162 -9 3 4 249 249 6 6 4 234 229 -4 2 5 196 193 |  |
| -6 6 3 150 -147 -1 11 3 138 150 -7 3 4 54 -52 -9 7 4 278 282 -2 2 5 510 508 |  |
| -4 6 3 181 -179 1 11 3 152 157 -5 3 4 282 275 -7 7 4 190 -192 0 2 5 145 148 |  |
| -2 6 3 161 -160 -12 0 4 151 165 -3 3 4 280 282 -5 7 4 207 206 2 2 5 754 752 |  |
| 0 6 3 337 -335 -10 0 4 466 458 -1 3 4 165 161 -3 7 4 70 -72 4 2 5 144 -133 |  |
| 2 6 3 48 54 -6 0 4 1087 1110 1 3 4 89 87 -1 7 4 282 278 6 2 5 357 356 |  |
| 4 6 3 360 -354 -4 0 4 810 811 3 3 4 293 295 5 7 4 180 162 -11 3 5 117 117 |  |
| 6 6 3 120 -123 -2 0 4 66 -59 5 3 4 202 200 -8 8 4 169 -165 -9 3 5 659 666 |  |
| 8 6 3 73 -71 0 0 4 1053 1063 9 3 4 218 229 -6 8 4 44 -47 -7 3 5 154 157 |  |
| -11 7 3 135 127 2 0 4 244 232 -12 4 4 253 252 -4 8 4 184 -185 -5 3 5 483 482 |  |
| -9 7 3 413 406 4 0 4 904 920 -10 4 4 372 -370 -2 8 4 260 -258 -3 3 5 159 -164 |  |
| -5 7 3 556 565 6 0 4 208 216 -8 4 4 167 162 0 8 4 121 -117 -1 3 5 929 930 |  |
| -3 7 3 31 -28 8 0 4 328 338 -4 4 4 231 -229 2 8 4 68 -70 1 3 5 293 299 |  |
| -1 7 3 592 593 -13 1 4 146 142 -2 4 4 36 15 4 8 4 243 -238 3 3 5 113 114 |  |
| 1 7 3 258 261 -11 1 4 151 148 0 4 4 150 -151 -7 9 4 98 89 5 3 5 430 426 |  |
| 3 7 3 103 94 -9 1 4 156 -151 2 4 4 334 329 -5 9 4 128 -135 -10 4 5 277 -275 |  |
| 5 7 3 451 446 -7 1 4 289 293 4 4 4 450 -445 -3 9 4 221 214 -8 4 5 190 187 |  |
| -8 8 3 392 386 -5 1 4 114 -125 6 4 4 108 107 -1 9 4 154 -154 -6 4 5 169 -162 |  |
| -6 8 3 168 167 -3 1 4 779 787 8 4 4 72 69 3 9 4 98 90 -4 4 5 204 -199 |  |
| -4 8 3 235 229 -1 1 4 487 -491 -11 5 4 227 -227 -6 10 4 355 349 0 4 5 221 -225 |  |
| -2 8 3 642 641 1 1 4 44 35 -7 5 4 861 -865 -4 10 4 304 302 2 4 5 248 254 |  |
| 2 8 3 681 683 3 1 4 489 491 -5 5 4 152 -149 -2 10 4 158 162 4 4 5 427 -427 |  |
| 4 8 3 142 -136 5 1 4 84 -83 -3 5 4 814 -808 0 10 4 524 519 -9 5 5 65 65 |  |
| 6 8 3 424 424 7 1 4 151 142 -1 5 4 139 -132 -9 1 5 46 -50 -7 5 5 85 -68 |  |
| -9 9 3 345 339 9 1 4 179 -183 1 5 4 567 -564 -7 1 5 336 -334 -5 5 5 112 114 |  |
| -7 9 3 395 -394 -12 2 4 278 -271 3 5 4 541 -537 -5 1 5 158 157 -3 5 5 44 -40 |  |
| -3 9 3 140 -143 -10 2 4 82 -86 5 5 4 224 -223 -3 1 5 426 -429 -1 5 5 37 41 |  |
| -1 9 3 398 394 -8 2 4 114 -124 7 5 4 600 -594 -1 1 5 66 -66 3 5 5 71 71 |  |
| 1 9 3 291 -291 -4 2 4 346 -344 -10 6 4 316 -308 1 1 5 166 -170 5 5 5 36 41 |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| -10 6 5 187 191 2 8 5 495 -488 3 1 6 72 66 -4 4 6 130 -127 -1 7 6 236 -236 |  |
| -8 6 5 45 -46 -3 9 5 410 413 -10 2 6 104 -99 0 4 6 340 338 -7 1 7 236 246 |  |
| -6 6 5 255 246 -1 9 5 214 -207 -8 2 6 218 217 2 4 6 315 -309 -5 1 7 108 -100 |  |
| -4 6 5 204 200 -10 0 6 783 -790 -6 2 6 146 151 -9 5 6 196 193 -3 1 7 262 263 |  |
| 0 6 5 259 255 -8 0 6 199 197 -4 2 6 90 97 -7 5 6 347 345 -1 1 7 85 82 |  |
| 2 6 5 102 99 -6 0 6 410 -409 -2 2 6 111 110 -5 5 6 58 53 1 1 7 205 216 |  |
| 4 6 5 208 200 -4 0 6 727 -725 0 2 6 79 78 -3 5 6 841 846 -8 2 7 481 -491 |  |
| -9 7 5 196 -195 -2 0 6 377 -368 2 2 6 301 297 -1 5 6 53 53 -6 2 7 125 -132 |  |
| -5 7 5 606 -609 0 0 6 396 -397 -9 3 6 91 -86 1 5 6 306 310 -4 2 7 258 -254 |  |
| -3 7 5 121 115 2 0 6 60 -57 -7 3 6 198 -199 3 5 6 353 362 -2 2 7 248 -245 |  |
| -1 7 5 322 -312 4 0 6 783 -797 -5 3 6 180 -183 -8 6 6 288 -291 0 2 7 57 -42 |  |
| 1 7 5 281 -276 -9 1 6 106 108 -3 3 6 45 27 -6 6 6 218 213 -7 3 7 228 -234 |  |
| 3 7 5 243 -238 -7 1 6 302 -297 -1 3 6 275 -274 -4 6 6 183 183 -5 3 7 563 -569 |  |
| -8 8 5 587 -587 -5 1 6 229 226 1 3 6 178 -177 0 6 6 237 223 -3 3 7 214 210 |  |
| -4 8 5 100 -97 -3 1 6 390 -386 3 3 6 44 -50 2 6 6 237 -244 -1 3 7 444 -434 |  |
| -2 8 5 481 -482 -1 1 6 80 79 -8 4 6 75 -82 -5 7 6 216 -214 -6 4 7 152 148 |  |
| 0 8 5 81 -85 1 1 6 154 -138 -6 4 6 193 192 -3 7 6 225 228 -4 4 7 76 78 |  |
| OBSERVED AND CALCULATED STRUCTURE FACTORS FOR THE SAMPLE - ORDERING 850°C 1000 MINUTES |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| 2 0 0 139 145 9 5 0 146 -140 -5 1 1 149 151 -8 4 1 141 -142 1 7 1 579 -591 |  |
| 4 0 0 145 146 11 5 0 402 -398 -3 1 1 858 -860 -6 4 1 92 -91 3 7 1 59 -51 |  |
| 6 0 0 892 889 0 6 0 1078-1096 -1 1 1 68 -71 -4 4 1 77 -67 5 7 1 482 -487 |  |
| 8 0 0 776 793 2 6 0 241 249 1 1 1 139 -144 -2 4 1 240 246 7 7 1 78 -82 |  |
| 10 0 0 593 589 4 6 0 200 -195 3 1 1 762 -769 0 4 1 893 -901 9 7 1 494 -493 |  |
| 12 0 0 105 -93 8 6 0 213 -193 5 1 1 46 45 2 4 1 246 249 -8 8 1 393 -398 |  |
| 1 1 0 52 44 10 6 0 405 -401 7 1 1 305 -308 4 4 1 360 -355 -6 8 1 225 -224 |  |
| 3 1 0 835 818 12 6 0 316 314 9 1 1 51 50 6 4 1 60 66 -4 8 1 219 -216 |  |
| 5 1 0 609 -608 3 7 0 105 99 11 1 1 339 -341 10 4 1 340 -332 -2 8 1 992 -999 |  |
| 7 1 0 444 456 5 7 0 458 453 -12 2 1 688 687 -11 5 1 118 -117 0 8 1 212 219 |  |
| 9 1 0 46 4 7 7 0 288 -290 -8 2 1 389 385 -9 5 1 83 84 2 8 1 581 -579 |  |
| 11 1 0 291 289 9 7 0 204 203 -6 2 1 473 481 -7 5 1 54 52 4 8 1 212 -218 |  |
| 13 1 0 137 -144 2 8 0 243 -251 -4 2 1 677 675 -5 5 1 73 77 6 8 1 575 -571 |  |
| 0 2 0 234 228 4 8 0 371 -373 -2 2 1 1405 1359 -3 5 1 187 -180 8 8 1 201 -200 |  |
| 2 2 0 665 -658 6 8 0 49 -42 0 2 1 404 -380 -1 5 1 275 281 -9 9 1 62 -59 |  |
| 4 2 0 237 -233 8 8 0 62 -64 2 2 1 1091 1089 1 5 1 75 81 -7 9 1 562 560 |  |
| 6 2 0 183 -184 10 8 0 273 -274 4 2 1 311 300 3 5 1 218 -216 -5 9 1 436 -433 |  |
| 8 2 0 235 -228 1 9 0 44 -51 6 2 1 723 730 5 5 1 174 178 -3 9 1 75 76 |  |
| 12 2 0 189 -184 3 9 0 191 192 8 2 1 437 424 9 5 1 49 50 -1 9 1 71 71 |  |
| 1 3 0 102 92 5 9 0 183 -187 10 2 1 64 -55 11 5 1 80 -75 1 9 1 169 171 |  |
| 3 3 0 612 613 7 9 0 154 147 12 2 1 470 469 -10 6 1 218 212 3 9 1 147 149 |  |
| 5 3 0 381 379 9 9 0 81 -84 -13 3 1 224 225 -6 6 1 263 262 5 9 1 345 -339 |  |
| 7 3 0 96 -92 0 10 0 714 725 -11 3 1 317 313 -4 6 1 349 348 7 9 1 342 333 |  |
| 9 3 0 299 301 2 10 0 68 69 -9 3 1 721 726 -2 6 1 106 -119 -8 10 1 128 -116 |  |
| 11 3 0 173 176 4 10 0 520 522 -7 3 1 424 -437 0 6 1 477 478 -2 10 1 362 -352 |  |
| 0 4 0 28 -29 6 10 0 215 223 -5 3 1 1146 1164 2 6 1 211 195 0 10 1 176 182 |  |
| 2 4 0 181 174 8 10 0 183 185 -3 3 1 988 999 4 6 1 228 224 2 10 1 67 -50 |  |
| 4 4 0 636 -645 1 11 0 108 99 -1 3 1 927 920 6 6 1 55 58 4 10 1 80 -65 |  |
| 6 4 0 279 279 3 11 0 271 281 1 3 1 169 -168 8 6 1 224 213 6 10 1 188 -184 |  |
| 8 4 0 154 145 5 11 0 300 -279 3 3 1 396 387 10 6 1 208 205 -7 11 1 217 -217 |  |
| 10 4 0 454 -454 7 11 0 347 363 5 3 1 1503 1531 -11 7 1 116 -121 -5 11 1 208 -213 |  |
| 12 4 0 195 195 0 12 0 410 393 7 3 1 151 -158 -9 7 1 291 -293 -3 11 1 56 -69 |  |
| 1 5 0 979 -973 2 12 0 239 -249 9 3 1 460 453 -7 7 1 37 36 -1 11 1 81 -87 |  |
| 3 5 0 698 -715 -11 1 1 266 -269 11 3 1 136 142 -5 7 1 842 -855 1 11 1 301 -312 |  |
| 5 5 0 93 110 -9 1 1 37 -32 -12 4 1 299 294 -3 7 1 80 80 3 11 1 138 -146 |  |
| 7 5 0 1121-1136 -7 1 1 380 -383 -10 4 1 301 -297 -1 7 1 424 -431 5 11 1 48 27 |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| -4 12 1 159 137 6 2 2 397 398 -10 6 2 118 103 1 9 2 91 -75 -4 2 3 255 -257 |  |
| -2 12 1 286 260 8 2 2 347 343 -8 6 2 53 50 3 9 2 62 -55 -2 2 3 1230-1236 |  |
| 2 12 1 430 406 10 2 2 100 -97 -6 6 2 594 591 5 9 2 149 153 0 2 3 103 -95 |  |
| -14 0 2 563 -576 -13 3 2 182 -186 -4 6 2 103 90 7 9 2 193 -181 2 2 3 756 -762 |  |
| -12 0 2 96 92 -9 3 2 147 -143 -2 6 2 644 -656 -8 10 2 154 -158 4 2 3 56 56 |  |
| -10 0 2 721 -729 -7 3 2 285 -279 0 6 2 1004 1010 -6 10 2 251 -257 6 2 3 647 -644 |  |
| -8 0 2 342 -344 -5 3 2 328 -322 2 6 2 34 -20 -4 10 2 483 -479 8 2 3 347 -342 |  |
| -6 0 2 1041-1049 -3 3 2 94 88 4 6 2 250 250 -2 10 2 129 -132 10 2 3 56 -59 |  |
| -4 0 2 1145-1140 -1 3 2 590 -584 6 6 2 135 -132 0 10 2 562 -571 -11 3 3 366 -365 |  |
| -2 0 2 363 341 1 3 2 454 -443 8 6 2 160 156 4 10 2 648 -631 -9 3 3 794 -801 |  |
| 0 0 2 1537-1519 3 3 2 48 48 10 6 2 258 257 6 10 2 132 -134 -7 3 3 235 243 |  |
| 2 0 2 961 -962 5 3 2 300 -298 -11 7 2 45 -40 -7 11 2 443 -453 -5 3 3 740 -753 |  |
| 4 0 2 1168-1181 7 3 2 244 -241 -9 7 2 184 -179 -5 11 2 195 171 -3 3 3 301 -287 |  |
| 6 0 2 47 48 9 3 2 143 -136 -7 7 2 175 175 -3 11 2 222 -234 -1 3 3 1216-1215 |  |
| 8 0 2 452 -464 -12 4 2 257 -248 -5 7 2 315 -312 -1 11 2 102 84 1 3 3 287 -284 |  |
| 10 0 2 811 -818 -10 4 2 221 221 -3 7 2 121 128 1 11 2 173 -195 5 3 3 830 -828 |  |
| -13 1 2 188 -191 -6 4 2 141 144 -1 7 2 364 -364 3 11 2 275 -285 7 3 3 126 -130 |  |
| -9 1 2 261 272 -4 4 2 48 53 1 7 2 58 -58 5 11 2 221 203 9 3 3 531 -530 |  |
| -7 1 2 993-1005 -2 4 2 251 -243 3 7 2 205 213 -2 12 2 355 369 -12 4 3 143 -134 |  |
| -5 1 2 326 327 0 4 2 624 629 5 7 2 353 -350 0 12 2 247 -229 -10 4 3 208 206 |  |
| -1 1 2 24 9 2 4 2 441 -444 9 7 2 161 -163 -13 1 3 81 74 -8 4 3 200 -194 |  |
| 1 1 2 679 -674 4 4 2 338 349 -10 8 2 161 156 -11 1 3 98 102 -6 4 3 377 378 |  |
| 3 1 2 278 -284 8 4 2 85 -84 -8 8 2 181 181 -9 1 3 87 84 -4 4 3 313 310 |  |
| 5 1 2 385 385 10 4 2 98 86 -6 8 2 129 134 -7 1 3 425 426 -2 4 3 454 -465 |  |
| 7 1 2 527 -530 -13 5 2 226 222 -4 8 2 152 157 -5 1 3 260 -260 0 4 3 439 443 |  |
| 9 1 2 243 247 -11 5 2 371 369 -2 8 2 238 245 -3 1 3 678 681 2 4 3 31 -41 |  |
| 11 1 2 246 -243 -9 5 2 175 173 0 8 2 223 224 -1 1 3 127 124 4 4 3 410 412 |  |
| -12 2 2 332 334 -7 5 2 943 951 2 8 2 91 94 1 1 3 53 47 6 4 3 145 -143 |  |
| -10 2 2 249 -249 -5 5 2 123 103 4 8 2 230 230 3 1 3 348 349 8 4 3 75 70 |  |
| -8 2 2 294 289 -3 5 2 1051 1063 6 8 2 221 221 5 1 3 146 146 10 4 3 207 208 |  |
| -6 2 2 521 519 -1 5 2 154 148 8 8 2 64 60 7 1 3 291 299 -11 5 3 72 -70 |  |
| -4 2 2 190 -186 1 5 2 712 705 -9 9 2 134 135 9 1 3 159 -152 -9 5 3 78 77 |  |
| -2 2 2 210 211 3 5 2 1095 1115 -7 9 2 254 -244 -12 2 3 549 -541 -7 5 3 63 59 |  |
| 0 2 2 615 613 7 5 2 585 582 -5 9 2 161 165 -10 2 3 86 -83 -5 5 3 330 -339 |  |
| 2 2 2 473 475 9 5 2 148 154 -3 9 2 96 -98 -8 2 3 675 -679 -3 5 3 217 216 |  |
| 4 2 2 358 -357 -12 6 2 242 -229 -1 9 2 58 62 -6 2 3 104 -98 -1 5 3 61 45 |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| 1 5 3 252 -259 5 9 3 326 319 -2 2 4 226 -227 -6 6 4 350 -350 -1 1 5 76 -68 |  |
| 5 5 3 108 108 -4 10 3 45 36 0 2 4 167 172 -4 6 4 492 -485 1 1 5 166 -171 |  |
| 9 5 3 210 -208 -2 10 3 147 134 2 2 4 558 -561 -2 6 4 286 294 3 1 5 104 -106 |  |
| -10 6 3 228 -228 0 10 3 46 -48 4 2 4 55 -56 0 6 4 223 -210 5 1 5 120 -119 |  |
| -8 6 3 129 -123 2 10 3 216 204 8 2 4 163 -160 2 6 4 69 57 7 1 5 310 -328 |  |
| -6 6 3 145 -145 4 10 3 128 -147 -11 3 4 188 186 4 6 4 569 -572 -12 2 5 397 399 |  |
| -4 6 3 184 -178 -3 11 3 151 161 -9 3 4 242 245 6 6 4 234 232 -10 2 5 48 -40 |  |
| -2 6 3 166 -161 -1 11 3 138 148 -7 3 4 52 -52 -9 7 4 276 277 -8 2 5 651 653 |  |
| 0 6 3 337 -333 1 11 3 151 154 -5 3 4 280 276 -7 7 4 190 -190 -6 2 5 180 173 |  |
| 2 6 3 53 56 -12 0 4 154 163 -3 3 4 276 279 -5 7 4 207 206 -4 2 5 191 193 |  |
| 4 6 3 360 -356 -10 0 4 460 461 -1 3 4 167 159 -3 7 4 64 -71 -2 2 5 504 507 |  |
| 6 6 3 122 -124 -6 0 4 1091 1104 1 3 4 91 89 -1 7 4 281 275 0 2 5 147 147 |  |
| 8 6 3 77 -69 -4 0 4 810 808 3 3 4 294 296 3 7 4 48 26 2 2 5 754 750 |  |
| -11 7 3 129 127 -2 0 4 56 -57 5 3 4 204 199 5 7 4 177 163 4 2 5 138 -135 |  |
| -9 7 3 401 407 0 0 4 1060 1064 9 3 4 226 230 -10 8 4 199 -195 6 2 5 353 355 |  |
| -7 7 3 40 -26 2 0 4 245 232 -12 4 4 254 249 -8 8 4 166 -163 -11 3 5 121 118 |  |
| -5 7 3 558 563 4 0 4 907 918 -10 4 4 366 -368 -6 8 4 59 -46 -9 3 5 664 662 |  |
| -3 7 3 33 -27 6 0 4 211 213 -8 4 4 166 162 -4 8 4 180 -182 -7 3 5 154 156 |  |
| -1 7 3 587 593 8 0 4 344 336 -4 4 4 229 -229 -2 8 4 255 -256 -5 3 5 486 483 |  |
| 1 7 3 257 261 -13 1 4 150 145 -2 4 4 28 16 0 8 4 120 -116 -3 3 5 155 -160 |  |
| 3 7 3 98 93 -11 1 4 150 150 0 4 4 169 -151 2 8 4 66 -70 -1 3 5 926 927 |  |
| 5 7 3 447 444 -9 1 4 152 -150 2 4 4 330 330 4 8 4 244 -235 1 3 5 301 297 |  |
| -8 8 3 385 387 -7 1 4 294 293 4 4 4 451 -444 -7 9 4 97 90 3 3 5 116 111 |  |
| -6 8 3 174 169 -5 1 4 116 -124 6 4 4 110 107 -5 9 4 127 -134 5 3 5 427 427 |  |
| -4 8 3 247 230 -3 1 4 767 783 8 4 4 84 71 -3 9 4 221 214 -10 4 5 282 -274 |  |
| -2 8 3 635 641 -1 1 4 490 -489 -11 5 4 224 -229 -1 9 4 152 -153 -8 4 5 189 185 |  |
| 0 8 3 35 23 1 1 4 43 37 -7 5 4 856 -862 3 9 4 98 89 -6 4 5 159 -159 |  |
| 2 8 3 684 682 3 1 4 492 491 -5 5 4 152 -149 -6 10 4 354 348 -4 4 5 202 -197 |  |
| 4 8 3 149 -135 5 1 4 82 -86 -3 5 4 805 -807 -4 10 4 299 303 0 4 5 224 -226 |  |
| 6 8 3 424 426 7 1 4 142 140 -1 5 4 142 -134 -2 10 4 157 163 2 4 5 249 251 |  |
| -9 9 3 346 341 9 1 4 183 -183 1 5 4 570 -562 0 10 4 517 517 4 4 5 425 -427 |  |
| -7 9 3 392 -389 -12 2 4 272 -269 3 5 4 538 -538 -11 1 5 59 -54 -9 5 5 66 64 |  |
| -3 9 3 135 -138 -10 2 4 83 -83 5 5 4 221 -222 -9 1 5 48 -48 -7 5 5 75 -69 |  |
| -1 9 3 394 395 -8 2 4 116 -123 7 5 4 594 -592 -7 1 5 335 -332 -5 5 5 110 113 |  |
| 1 9 3 291 -292 -6 2 4 38 -35 -10 6 4 321 -308 -5 1 5 157 157 -3 5 5 37 -38 |  |
| 3 9 3 326 -329 -4 2 4 348 -344 -8 6 4 339 336 -3 1 5 424 -428 -1 5 5 38 39 |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| 3 5 5 76 70 0 8 5 78 -86 3 1 6 76 66 -4 4 6 128 -127 -1 7 6 240 -236 |  |
| -10 6 5 186 188 2 8 5 490 -486 -10 2 6 104 -98 0 4 6 337 337 -7 1 7 240 245 |  |
| -8 6 5 49 -46 -3 9 5 408 409 -8 2 6 221 216 2 4 6 315 -310 -5 1 7 105 -99 |  |
| -6 6 5 251 245 -1 9 5 211 -207 -6 2 6 149 149 -9 5 6 194 192 -3 1 7 263 261 |  |
| -4 6 5 198 198 -10 0 6 780 -783 -4 2 6 89 97 -7 5 6 349 346 -1 1 7 78 82 |  |
| 0 6 5 254 256 -8 0 6 196 191 -2 2 6 107 113 -5 5 6 56 54 1 1 7 210 217 |  |
| 2 6 5 100 98 -6 0 6 411 -411 0 2 6 82 78 -3 5 6 840 841 -8 2 7 479 -486 |  |
| 4 6 5 198 199 -4 0 6 726 -720 2 2 6 298 296 -1 5 6 55 53 -6 2 7 130 -130 |  |
| -9 7 5 197 -194 -2 0 6 356 -363 -9 3 6 90 -87 1 5 6 307 309 -4 2 7 253 -253 |  |
| -5 7 5 603 -607 0 0 6 395 -397 -7 3 6 197 -196 3 5 6 345 363 -2 2 7 248 -246 |  |
| -3 7 5 116 115 2 0 6 59 -60 -5 3 6 179 -181 -8 6 6 285 -284 0 2 7 40 -42 |  |
| -1 7 5 316 -309 4 0 6 784 -797 -3 3 6 39 26 -6 6 6 216 212 -7 3 7 227 -230 |  |
| 1 7 5 281 -277 -9 1 6 104 104 -1 3 6 277 -274 -4 6 6 186 182 -5 3 7 556 -565 |  |
| 3 7 5 242 -239 -7 1 6 306 -297 1 3 6 178 -176 0 6 6 232 221 -3 3 7 212 207 |  |
| -8 8 5 581 -585 -5 1 6 228 227 3 3 6 48 -50 2 6 6 235 -241 -1 3 7 438 -435 |  |
| -6 8 5 49 -49 -3 1 6 378 -383 -8 4 6 80 -80 -5 7 6 215 -212 -6 4 7 151 149 |  |
| -4 8 5 102 -98 -1 1 6 80 78 -6 4 6 192 189 -3 7 6 228 222 -4 4 7 81 78 |  |
| -2 8 5 481 -482 1 1 6 145 -136 |  |
| OBSERVED AND CALCULATED STRUCTURE FACTORS FOR THE SAMPLE - ORDERING 850°C 2000 MINUTES |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| 2 0 0 138 150 9 5 0 149 -137 -9 1 1 44 -34 -12 4 1 297 291 -1 7 1 427 -432 |  |
| 4 0 0 145 151 11 5 0 403 -399 -7 1 1 379 -383 -10 4 1 304 -299 1 7 1 581 -592 |  |
| 6 0 0 901 890 0 6 0 1082-1096 -5 1 1 149 154 -8 4 1 158 -144 3 7 1 68 -49 |  |
| 8 0 0 776 789 2 6 0 242 249 -3 1 1 861 -857 -6 4 1 104 -90 5 7 1 485 -488 |  |
| 10 0 0 598 588 4 6 0 201 -196 -1 1 1 69 -67 -4 4 1 86 -64 7 7 1 80 -81 |  |
| 12 0 0 103 -91 6 6 0 34 2 1 1 1 137 -138 -2 4 1 237 251 9 7 1 498 -490 |  |
| 1 1 0 72 52 8 6 0 187 -189 3 1 1 758 -766 0 4 1 901 -900 -8 8 1 393 -397 |  |
| 3 1 0 835 822 10 6 0 404 -399 5 1 1 47 46 2 4 1 244 250 -6 8 1 227 -224 |  |
| 5 1 0 606 -607 12 6 0 317 316 7 1 1 305 -308 4 4 1 362 -353 -4 8 1 216 -212 |  |
| 7 1 0 442 456 3 7 0 107 101 9 1 1 54 48 6 4 1 58 66 -2 8 1 988 -997 |  |
| 11 1 0 292 287 5 7 0 457 456 11 1 1 338 -343 10 4 1 334 -335 0 8 1 213 220 |  |
| 13 1 0 145 -146 7 7 0 288 -289 -12 2 1 692 685 -11 5 1 114 -118 2 8 1 571 -579 |  |
| 0 2 0 235 234 9 7 0 208 205 -8 2 1 387 386 -9 5 1 82 82 4 8 1 213 -213 |  |
| 2 2 0 663 -654 0 8 0 28 -22 -6 2 1 475 484 -7 5 1 53 52 6 8 1 572 -567 |  |
| 4 2 0 234 -231 2 8 0 249 -252 -4 2 1 680 676 -5 5 1 73 80 8 8 1 207 -200 |  |
| 6 2 0 179 -185 4 8 0 369 -374 -2 2 1 1379 1359 -3 5 1 189 -179 -9 9 1 63 -55 |  |
| 8 2 0 230 -229 6 8 0 45 -41 0 2 1 400 -374 -1 5 1 274 280 -7 9 1 564 565 |  |
| 10 2 0 35 -33 8 8 0 58 -67 2 2 1 1089 1089 1 5 1 75 81 -5 9 1 433 -430 |  |
| 12 2 0 188 -186 10 8 0 274 -275 4 2 1 310 300 3 5 1 221 -215 -3 9 1 76 79 |  |
| 1 3 0 100 90 1 9 0 45 -52 6 2 1 718 729 5 5 1 176 178 -1 9 1 68 73 |  |
| 3 3 0 609 613 3 9 0 191 191 8 2 1 434 425 9 5 1 52 50 1 9 1 171 175 |  |
| 5 3 0 383 377 5 9 0 180 -189 10 2 1 59 -56 11 5 1 76 -76 3 9 1 149 154 |  |
| 7 3 0 89 -92 7 9 0 156 146 12 2 1 469 466 -10 6 1 213 214 5 9 1 344 -336 |  |
| 9 3 0 296 302 9 9 0 82 -85 -13 3 1 222 224 -6 6 1 268 262 7 9 1 337 337 |  |
| 11 3 0 175 177 0 10 0 719 726 -11 3 1 314 308 -4 6 1 350 347 -8 10 1 129 -112 |  |
| 0 4 0 26 -31 2 10 0 61 67 -9 3 1 720 726 -2 6 1 103 -118 -2 10 1 366 -353 |  |
| 2 4 0 179 170 4 10 0 518 520 -7 3 1 428 -435 0 6 1 474 478 0 10 1 180 185 |  |
| 4 4 0 634 -646 6 10 0 219 223 -5 3 1 1141 1165 2 6 1 216 193 2 10 1 59 -50 |  |
| 6 4 0 282 280 8 10 0 181 184 -3 3 1 991 1000 4 6 1 229 223 4 10 1 79 -65 |  |
| 8 4 0 154 146 1 11 0 82 93 -1 3 1 923 921 6 6 1 55 61 6 10 1 190 -184 |  |
| 10 4 0 455 -452 3 11 0 270 279 1 3 1 169 -163 8 6 1 217 214 -7 11 1 217 -218 |  |
| 12 4 0 195 198 5 11 0 304 -284 3 3 1 392 389 10 6 1 208 207 -5 11 1 200 -216 |  |
| 1 5 0 981 -972 7 11 0 349 357 5 3 1 1505 1527 -11 7 1 117 -120 -3 11 1 61 -73 |  |
| 3 5 0 703 -717 0 12 0 413 391 7 3 1 151 -158 -9 7 1 301 -293 -1 11 1 83 -89 |  |
| 5 5 0 100 109 2 12 0 240 -253 9 3 1 451 454 -5 7 1 840 -855 1 11 1 301 -311 |  |
| 7 5 0 1128-1133 -11 1 1 269 -272 11 3 1 133 140 -3 7 1 78 80 3 11 1 136 -148 |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| -4 12 1 163 137 4 2 2 352 -358 9 5 2 139 152 -3 9 2 99 -96 -8 2 3 678 -679 |  |
| -2 12 1 288 260 6 2 2 397 398 -12 6 2 240 -233 -1 9 2 59 61 -6 2 3 111 -102 |  |
| 0 12 1 37 -50 8 2 2 349 343 -10 6 2 117 102 1 9 2 86 -74 -4 2 3 257 -258 |  |
| 2 12 1 429 405 10 2 2 101 -94 -8 6 2 56 48 3 9 2 57 -53 -2 2 3 1238-1237 |  |
| -14 0 2 578 -575 -13 3 2 186 -188 -6 6 2 591 589 5 9 2 152 155 0 2 3 102 -97 |  |
| -12 0 2 98 94 -11 3 2 43 -40 -4 6 2 98 90 7 9 2 193 -181 2 2 3 755 -763 |  |
| -10 0 2 729 -732 -9 3 2 147 -143 -2 6 2 644 -658 -8 10 2 155 -157 4 2 3 47 54 |  |
| -8 0 2 340 -346 -7 3 2 281 -280 0 6 2 1002 1011 -6 10 2 249 -256 6 2 3 642 -639 |  |
| -6 0 2 1042-1048 -5 3 2 330 -322 2 6 2 33 -21 -4 10 2 481 -480 8 2 3 346 -342 |  |
| -4 0 2 1147-1143 -3 3 2 93 89 4 6 2 253 249 -2 10 2 133 -130 10 2 3 59 -58 |  |
| -2 0 2 363 339 -1 3 2 588 -582 6 6 2 132 -132 0 10 2 564 -569 -11 3 3 362 -363 |  |
| 0 0 2 1546-1517 1 3 2 456 -442 8 6 2 157 151 4 10 2 633 -630 -9 3 3 799 -803 |  |
| 2 0 2 950 -964 3 3 2 51 49 10 6 2 256 252 6 10 2 133 -133 -7 3 3 238 246 |  |
| 4 0 2 1167-1179 5 3 2 302 -299 -11 7 2 43 -43 -7 11 2 442 -449 -5 3 3 734 -754 |  |
| 6 0 2 45 45 7 3 2 240 -240 -9 7 2 184 -181 -5 11 2 196 176 -3 3 3 295 -292 |  |
| 8 0 2 448 -462 9 3 2 141 -136 -7 7 2 170 176 -3 11 2 223 -231 -1 3 3 1213-1215 |  |
| 10 0 2 810 -813 -12 4 2 258 -250 -5 7 2 310 -314 -1 11 2 105 88 1 3 3 288 -286 |  |
| -13 1 2 189 -188 -10 4 2 226 219 -3 7 2 124 126 1 11 2 171 -189 5 3 3 827 -828 |  |
| -9 1 2 264 274 -6 4 2 141 144 -1 7 2 369 -363 3 11 2 272 -281 7 3 3 125 -128 |  |
| -7 1 2 993-1008 -4 4 2 51 55 1 7 2 62 -56 5 11 2 227 206 9 3 3 521 -527 |  |
| -5 1 2 326 326 -2 4 2 252 -240 3 7 2 205 213 -2 12 2 361 374 -12 4 3 137 -134 |  |
| -3 1 2 72 65 0 4 2 627 631 5 7 2 354 -352 0 12 2 249 -225 -10 4 3 208 209 |  |
| 1 1 2 686 -676 2 4 2 439 -443 9 7 2 163 -165 -13 1 3 73 77 -8 4 3 185 -190 |  |
| 3 1 2 284 -287 4 4 2 338 349 -10 8 2 161 157 -11 1 3 100 104 -6 4 3 376 378 |  |
| 5 1 2 383 382 8 4 2 99 -87 -8 8 2 178 185 -9 1 3 85 86 -4 4 3 311 309 |  |
| 7 1 2 531 -529 10 4 2 92 84 -6 8 2 135 135 -7 1 3 426 428 -2 4 3 456 -469 |  |
| 9 1 2 250 249 -13 5 2 227 219 -4 8 2 150 157 -5 1 3 260 -263 0 4 3 437 443 |  |
| 11 1 2 244 -239 -11 5 2 368 371 -2 8 2 246 245 -3 1 3 681 679 4 4 3 409 411 |  |
| -12 2 2 333 338 -9 5 2 175 172 0 8 2 220 227 -1 1 3 128 124 6 4 3 145 -140 |  |
| -10 2 2 251 -249 -7 5 2 945 950 2 8 2 94 95 1 1 3 50 43 8 4 3 69 72 |  |
| -8 2 2 291 287 -5 5 2 126 103 4 8 2 227 232 3 1 3 349 349 10 4 3 202 209 |  |
| -6 2 2 521 521 -3 5 2 1055 1065 6 8 2 219 220 5 1 3 161 146 -11 5 3 68 -71 |  |
| -4 2 2 190 -187 -1 5 2 153 149 8 8 2 62 62 7 1 3 292 300 -9 5 3 83 77 |  |
| -2 2 2 207 209 1 5 2 708 702 -9 9 2 132 137 9 1 3 152 -149 -7 5 3 63 61 |  |
| 0 2 2 613 610 3 5 2 1109 1116 -7 9 2 251 -244 -12 2 3 548 -542 -5 5 3 332 -340 |  |
| 2 2 2 473 472 7 5 2 583 581 -5 9 2 165 167 -10 2 3 84 -81 -3 5 3 215 215 |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| -1 5 3 62 44 5 9 3 321 314 -2 2 4 229 -227 -6 6 4 353 -348 3 1 5 100 -106 |  |
| 1 5 3 251 -259 -4 10 3 49 37 0 2 4 163 174 -4 6 4 490 -487 5 1 5 120 -119 |  |
| 5 5 3 110 107 -2 10 3 148 138 2 2 4 549 -562 -2 6 4 290 298 7 1 5 311 -329 |  |
| 9 5 3 207 -207 0 10 3 58 -50 4 2 4 57 -55 0 6 4 213 -209 -12 2 5 404 401 |  |
| -10 6 3 232 -229 2 10 3 217 202 8 2 4 158 -162 2 6 4 67 58 -10 2 5 43 -41 |  |
| -8 6 3 124 -125 4 10 3 129 -147 -11 3 4 189 188 4 6 4 571 -568 -8 2 5 654 653 |  |
| -6 6 3 150 -147 -3 11 3 149 164 -9 3 4 241 248 6 6 4 236 233 -6 2 5 172 175 |  |
| -4 6 3 181 -178 -1 11 3 140 150 -7 3 4 56 -53 -9 7 4 284 283 -4 2 5 194 192 |  |
| -2 6 3 165 -160 1 11 3 152 155 -5 3 4 283 276 -7 7 4 191 -193 -2 2 5 509 509 |  |
| 0 6 3 342 -334 -12 0 4 156 162 -3 3 4 279 280 -5 7 4 207 207 0 2 5 151 146 |  |
| 2 6 3 50 55 -10 0 4 462 461 -1 3 4 163 157 -3 7 4 69 -68 2 2 5 748 748 |  |
| 4 6 3 357 -354 -6 0 4 1097 1106 1 3 4 96 89 -1 7 4 282 276 4 2 5 134 -133 |  |
| 6 6 3 122 -126 -4 0 4 817 813 3 3 4 294 296 5 7 4 174 166 6 2 5 350 353 |  |
| 8 6 3 75 -71 -2 0 4 60 -58 5 3 4 202 199 -8 8 4 162 -165 -11 3 5 118 115 |  |
| -11 7 3 128 125 0 0 4 1059 1065 9 3 4 221 231 -6 8 4 47 -48 -9 3 5 658 666 |  |
| -9 7 3 407 406 2 0 4 243 234 -12 4 4 247 253 -4 8 4 182 -184 -7 3 5 153 155 |  |
| -7 7 3 37 -27 4 0 4 905 915 -10 4 4 367 -368 -2 8 4 258 -256 -5 3 5 483 483 |  |
| -5 7 3 558 565 6 0 4 216 215 -8 4 4 164 162 0 8 4 117 -116 -3 3 5 159 -159 |  |
| -1 7 3 583 590 8 0 4 340 335 -4 4 4 229 -231 2 8 4 66 -71 -1 3 5 927 927 |  |
| 1 7 3 261 264 -13 1 4 146 141 -2 4 4 36 16 4 8 4 243 -237 1 3 5 289 298 |  |
| 3 7 3 95 92 -11 1 4 158 149 0 4 4 148 -152 -7 9 4 95 89 3 3 5 111 108 |  |
| 5 7 3 445 442 -9 1 4 157 -153 2 4 4 331 330 -5 9 4 127 -135 5 3 5 431 428 |  |
| -8 8 3 389 386 -7 1 4 292 296 4 4 4 453 -441 -3 9 4 220 212 -10 4 5 277 -275 |  |
| -6 8 3 171 169 -5 1 4 117 -123 6 4 4 108 106 -1 9 4 151 -153 -8 4 5 186 184 |  |
| -4 8 3 226 226 -3 1 4 773 784 8 4 4 74 72 3 9 4 97 88 -6 4 5 161 -161 |  |
| -2 8 3 634 640 -1 1 4 485 -487 -11 5 4 226 -229 -6 10 4 349 346 -4 4 5 201 -199 |  |
| 2 8 3 682 680 1 1 4 40 37 -7 5 4 863 -864 -4 10 4 301 302 0 4 5 223 -227 |  |
| 4 8 3 141 -137 3 1 4 493 492 -5 5 4 152 -147 -2 10 4 158 162 2 4 5 247 248 |  |
| 6 8 3 419 421 5 1 4 92 -89 -3 5 4 810 -808 0 10 4 521 517 4 4 5 428 -426 |  |
| -9 9 3 348 338 7 1 4 143 140 -1 5 4 139 -136 -11 1 5 46 -55 -9 5 5 71 65 |  |
| -7 9 3 394 -395 9 1 4 184 -183 1 5 4 566 -559 -9 1 5 45 -49 -7 5 5 74 -70 |  |
| -5 9 3 37 -25 -12 2 4 277 -273 3 5 4 537 -537 -7 1 5 336 -336 -5 5 5 117 113 |  |
| -3 9 3 138 -141 -10 2 4 88 -86 5 5 4 223 -221 -5 1 5 159 159 3 5 5 75 71 |  |
| -1 9 3 405 392 -8 2 4 122 -122 7 5 4 589 -591 -3 1 5 427 -427 -10 6 5 188 191 |  |
| 1 9 3 294 -294 -6 2 4 40 -35 -10 6 4 316 -307 -1 1 5 90 -71 -8 6 5 51 -45 |  |
| 3 9 3 327 -332 -4 2 4 346 -344 -8 6 4 334 339 1 1 5 160 -170 -6 6 5 251 247 |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| -4 6 5 201 200 -1 9 5 209 -205 -10 2 6 104 -96 0 4 6 345 340 -1 7 6 241 -239 |  |
| 0 6 5 255 259 -10 0 6 787 -788 -8 2 6 220 217 2 4 6 313 -312 -7 1 7 239 250 |  |
| 2 6 5 100 99 -8 0 6 199 194 -6 2 6 146 150 -9 5 6 197 192 -5 1 7 105 -99 |  |
| 4 6 5 203 198 -6 0 6 406 -409 -4 2 6 91 98 -7 5 6 349 347 -3 1 7 259 261 |  |
| -9 7 5 193 -195 -4 0 6 719 -727 -2 2 6 108 114 -5 5 6 52 52 -1 1 7 79 85 |  |
| -5 7 5 611 -609 -2 0 6 353 -360 0 2 6 84 77 -3 5 6 843 842 1 1 7 207 219 |  |
| -3 7 5 125 115 0 0 6 399 -397 2 2 6 303 297 -1 5 6 69 54 -8 2 7 483 -487 |  |
| -1 7 5 312 -306 2 0 6 56 -62 -9 3 6 88 -89 1 5 6 308 307 -6 2 7 130 -132 |  |
| 1 7 5 281 -277 4 0 6 788 -793 -7 3 6 200 -198 3 5 6 351 363 -4 2 7 252 -251 |  |
| 3 7 5 245 -237 -9 1 6 104 109 -5 3 6 181 -182 -8 6 6 288 -288 -2 2 7 261 -248 |  |
| -8 8 5 582 -584 -7 1 6 302 -299 -1 3 6 279 -275 -6 6 6 215 210 -7 3 7 228 -231 |  |
| -6 8 5 51 -50 -5 1 6 230 227 1 3 6 177 -176 -4 6 6 184 183 -5 3 7 563 -566 |  |
| -4 8 5 100 -95 -3 1 6 384 -382 3 3 6 51 -50 0 6 6 230 219 -3 3 7 210 209 |  |
| -2 8 5 476 -480 -1 1 6 85 77 -8 4 6 86 -80 2 6 6 236 -243 -1 3 7 441 -434 |  |
| 0 8 5 81 -83 1 1 6 138 -134 -6 4 6 195 188 -5 7 6 214 -211 -6 4 7 159 151 |  |
| 2 8 5 491 -485 3 1 6 67 65 -4 4 6 131 -128 -3 7 6 232 222 -4 4 7 84 83 |  |
| -3 9 5 409 413 |  |
| OBSERVED AND CALCULATED STRUCTURE FACTORS FOR THE SAMPLE - DISORDERING 850°C 70 HOURS |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| 2 0 0 124 135 11 5 0 418 -414 -5 1 1 154 156 -2 4 1 229 234 5 7 1 495 -504 |  |
| 4 0 0 143 148 2 6 0 264 275 -3 1 1 853 -836 0 4 1 885 -901 7 7 1 99 -100 |  |
| 6 0 0 853 863 4 6 0 181 -179 -1 1 1 66 -63 2 4 1 225 228 9 7 1 514 -510 |  |
| 8 0 0 757 782 6 6 0 31 22 1 1 1 147 -146 4 4 1 373 -369 -8 8 1 389 -395 |  |
| 10 0 0 581 577 8 6 0 177 -178 3 1 1 745 -763 6 4 1 61 66 -6 8 1 223 -226 |  |
| 12 0 0 98 -89 10 6 0 385 -383 5 1 1 43 46 10 4 1 334 -339 -4 8 1 207 -204 |  |
| 1 1 0 51 39 12 6 0 321 320 7 1 1 296 -300 -11 5 1 93 -106 -2 8 1 959 -983 |  |
| 3 1 0 804 787 1 7 0 37 -30 9 1 1 54 51 -9 5 1 89 90 0 8 1 226 224 |  |
| 5 1 0 604 -611 3 7 0 112 110 11 1 1 356 -352 -7 5 1 66 67 2 8 1 569 -580 |  |
| 7 1 0 426 446 5 7 0 453 461 -12 2 1 688 680 -5 5 1 88 95 4 8 1 193 -199 |  |
| 9 1 0 37 -7 7 7 0 285 -291 -8 2 1 390 385 -3 5 1 169 -158 6 8 1 565 -572 |  |
| 11 1 0 296 293 9 7 0 200 203 -6 2 1 482 491 -1 5 1 299 303 8 8 1 198 -197 |  |
| 13 1 0 155 -151 2 8 0 268 -281 -4 2 1 668 666 1 5 1 98 99 -9 9 1 47 -46 |  |
| 0 2 0 238 236 4 8 0 382 -394 2 2 1 1092 1052 3 5 1 203 -203 -7 9 1 568 580 |  |
| 2 2 0 637 -634 6 8 0 61 -59 4 2 1 298 290 5 5 1 190 194 -5 9 1 415 -417 |  |
| 4 2 0 227 -228 8 8 0 73 -82 6 2 1 719 737 7 5 1 47 45 -3 9 1 88 95 |  |
| 6 2 0 184 -191 10 8 0 285 -293 8 2 1 428 423 9 5 1 56 58 -1 9 1 88 92 |  |
| 8 2 0 221 -221 1 9 0 37 -42 10 2 1 59 -47 11 5 1 75 -72 1 9 1 190 197 |  |
| 12 2 0 184 -184 3 9 0 194 200 12 2 1 467 463 -10 6 1 216 218 3 9 1 154 167 |  |
| 1 3 0 113 105 5 9 0 177 -188 -13 3 1 229 222 -8 6 1 41 29 5 9 1 322 -321 |  |
| 3 3 0 616 624 7 9 0 162 158 -11 3 1 294 294 -6 6 1 266 269 7 9 1 357 354 |  |
| 5 3 0 390 394 9 9 0 77 -82 -9 3 1 698 716 -4 6 1 359 354 -8 10 1 130 -122 |  |
| 7 3 0 85 -84 0 10 0 724 744 -7 3 1 433 -444 -2 6 1 99 -113 -2 10 1 381 -374 |  |
| 9 3 0 306 309 2 10 0 77 79 -5 3 1 1081 1119 0 6 1 492 496 0 10 1 182 173 |  |
| 11 3 0 180 180 4 10 0 531 543 -3 3 1 939 958 2 6 1 216 202 2 10 1 79 -58 |  |
| 0 4 0 38 -40 6 10 0 226 228 -1 3 1 888 879 4 6 1 235 235 4 10 1 100 -86 |  |
| 2 4 0 164 160 8 10 0 191 199 1 3 1 196 -188 6 6 1 62 60 6 10 1 206 -204 |  |
| 4 4 0 639 -658 1 11 0 61 74 3 3 1 394 382 8 6 1 224 225 -7 11 1 226 -233 |  |
| 6 4 0 281 283 3 11 0 258 270 5 3 1 1462 1447 10 6 1 212 211 -5 11 1 212 -226 |  |
| 8 4 0 138 135 5 11 0 312 -299 7 3 1 164 -170 -11 7 1 121 -122 -3 11 1 73 -85 |  |
| 10 4 0 460 -460 7 11 0 333 345 9 3 1 456 458 -9 7 1 304 -307 -1 11 1 92 -99 |  |
| 12 4 0 189 190 0 12 0 409 398 11 3 1 115 127 -5 7 1 845 -870 1 11 1 323 -328 |  |
| 1 5 0 932 -958 2 12 0 248 -258 -12 4 1 293 285 -3 7 1 62 67 3 11 1 151 -158 |  |
| 5 5 0 89 101 -11 1 1 272 -274 -10 4 1 309 -304 -1 7 1 446 -456 -4 12 1 172 159 |  |
| 7 5 0 1095-1118 -9 1 1 54 -36 -8 4 1 155 -158 1 7 1 596 -609 -2 12 1 310 285 |  |
| 9 5 0 142 -135 -7 1 1 372 -382 -6 4 1 100 -101 3 7 1 71 -64 2 12 1 449 434 |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| -14 0 2 578 -566 8 2 2 349 343 -12 6 2 245 -241 -1 9 2 58 59 -8 2 3 677 -672 |  |
| -12 0 2 101 91 10 2 2 105 -100 -10 6 2 94 90 1 9 2 96 -91 -6 2 3 104 -101 |  |
| -10 0 2 723 -718 -13 3 2 190 -191 -8 6 2 48 37 3 9 2 60 -59 -4 2 3 265 -266 |  |
| -8 0 2 342 -339 -11 3 2 45 -45 -6 6 2 580 571 5 9 2 150 152 -2 2 3 1196-1190 |  |
| -6 0 2 1011-1018 -9 3 2 157 -154 -4 6 2 72 64 7 9 2 204 -192 0 2 3 112 -104 |  |
| -4 0 2 1113-1090 -7 3 2 290 -285 -2 6 2 670 -674 -8 10 2 163 -169 2 2 3 756 -766 |  |
| -2 0 2 371 345 -5 3 2 342 -333 0 6 2 986 980 -6 10 2 262 -266 4 2 3 60 65 |  |
| 0 0 2 1420-1384 -3 3 2 84 73 2 6 2 48 -46 -4 10 2 499 -497 6 2 3 649 -650 |  |
| 2 0 2 918 -929 -1 3 2 620 -598 4 6 2 245 235 -2 10 2 143 -146 8 2 3 331 -335 |  |
| 4 0 2 1104-1148 1 3 2 468 -449 6 6 2 156 -153 0 10 2 577 -583 10 2 3 75 -73 |  |
| 6 0 2 52 59 3 3 2 40 38 8 6 2 154 150 2 10 2 43 -48 -11 3 3 360 -353 |  |
| 8 0 2 457 -471 5 3 2 307 -311 10 6 2 245 233 4 10 2 674 -661 -9 3 3 786 -782 |  |
| 10 0 2 786 -793 7 3 2 246 -249 -11 7 2 45 -44 6 10 2 131 -136 -7 3 3 246 252 |  |
| -13 1 2 181 -177 9 3 2 151 -144 -9 7 2 188 -181 -7 11 2 434 -437 -5 3 3 731 -733 |  |
| -11 1 2 36 30 -12 4 2 252 -248 -7 7 2 175 176 -5 11 2 212 196 -3 3 3 292 -276 |  |
| -9 1 2 269 274 -10 4 2 231 227 -5 7 2 312 -311 -3 11 2 220 -223 -1 3 3 1188-1174 |  |
| -7 1 2 960 -980 -6 4 2 148 148 -3 7 2 121 121 -1 11 2 126 107 1 3 3 265 -258 |  |
| -5 1 2 339 337 -4 4 2 52 62 -1 7 2 382 -373 1 11 2 163 -176 5 3 3 820 -809 |  |
| -3 1 2 80 77 -2 4 2 242 -229 1 7 2 60 -51 3 11 2 258 -264 7 3 3 116 -115 |  |
| -1 1 2 33 22 0 4 2 644 630 3 7 2 211 215 5 11 2 236 217 9 3 3 538 -528 |  |
| 1 1 2 660 -663 2 4 2 447 -437 5 7 2 355 -354 -2 12 2 362 380 -12 4 3 136 -128 |  |
| 3 1 2 262 -271 4 4 2 373 374 9 7 2 168 -166 0 12 2 242 -228 -10 4 3 210 210 |  |
| 5 1 2 378 382 8 4 2 78 -79 -10 8 2 167 169 -13 1 3 67 72 -8 4 3 177 -181 |  |
| 7 1 2 516 -521 10 4 2 97 88 -8 8 2 195 202 -11 1 3 101 102 -6 4 3 386 393 |  |
| 9 1 2 257 261 -13 5 2 221 216 -6 8 2 165 155 -9 1 3 98 86 -4 4 3 320 317 |  |
| 11 1 2 252 -247 -11 5 2 385 380 -4 8 2 171 177 -7 1 3 425 422 -2 4 3 444 -453 |  |
| -12 2 2 332 332 -9 5 2 179 176 -2 8 2 266 268 -5 1 3 257 -260 0 4 3 456 449 |  |
| -10 2 2 250 -248 -7 5 2 940 939 0 8 2 246 242 -3 1 3 684 682 4 4 3 431 429 |  |
| -8 2 2 286 283 -5 5 2 129 106 2 8 2 119 122 -1 1 3 115 113 6 4 3 144 -141 |  |
| -6 2 2 518 511 -3 5 2 1058 1057 4 8 2 251 253 1 1 3 50 40 8 4 3 88 83 |  |
| -4 2 2 200 -193 -1 5 2 149 147 6 8 2 239 239 3 1 3 357 350 10 4 3 208 208 |  |
| -2 2 2 212 208 1 5 2 736 706 8 8 2 69 70 5 1 3 161 159 -11 5 3 78 -79 |  |
| 0 2 2 633 615 3 5 2 1084 1097 -9 9 2 131 134 7 1 3 290 292 -9 5 3 68 68 |  |
| 2 2 2 473 460 5 5 2 36 24 -7 9 2 261 -259 9 1 3 171 -162 -7 5 3 43 42 |  |
| 4 2 2 374 -375 7 5 2 579 585 -5 9 2 162 165 -12 2 3 555 -540 -5 5 3 340 -349 |  |
| 6 2 2 410 404 9 5 2 139 144 -3 9 2 105 -102 -10 2 3 87 -83 -3 5 3 211 206 |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| -1 5 3 43 24 -4 10 3 54 50 2 2 4 566 -568 -2 6 4 309 312 5 1 5 132 -133 |  |
| 1 5 3 280 -283 -2 10 3 159 152 4 2 4 47 -42 0 6 4 200 -189 7 1 5 321 -331 |  |
| 5 5 3 113 105 2 10 3 232 214 8 2 4 164 -163 2 6 4 78 72 -12 2 5 393 396 |  |
| 9 5 3 227 -222 4 10 3 131 -140 -11 3 4 201 193 4 6 4 574 -560 -10 2 5 41 -39 |  |
| -10 6 3 232 -233 -3 11 3 172 176 -9 3 4 253 252 6 6 4 266 258 -8 2 5 649 648 |  |
| -8 6 3 123 -130 -1 11 3 150 161 -7 3 4 50 -48 -9 7 4 280 281 -6 2 5 170 170 |  |
| -6 6 3 161 -155 1 11 3 168 172 -5 3 4 296 286 -7 7 4 191 -189 -4 2 5 206 203 |  |
| -4 6 3 196 -185 -12 0 4 152 155 -3 3 4 292 289 -5 7 4 210 202 -2 2 5 505 494 |  |
| -2 6 3 173 -166 -10 0 4 459 451 -1 3 4 179 169 -3 7 4 63 -68 0 2 5 161 153 |  |
| 0 6 3 360 -342 -6 0 4 1063 1082 1 3 4 98 94 -1 7 4 291 282 2 2 5 743 752 |  |
| 2 6 3 48 50 -4 0 4 792 779 3 3 4 302 309 1 7 4 32 28 4 2 5 141 -139 |  |
| 4 6 3 374 -370 -2 0 4 63 -58 5 3 4 209 204 5 7 4 164 160 6 2 5 359 363 |  |
| 6 6 3 126 -122 0 0 4 1019 1041 9 3 4 234 239 -8 8 4 186 -177 -11 3 5 118 114 |  |
| 8 6 3 81 -80 2 0 4 235 224 -12 4 4 245 246 -6 8 4 64 -57 -9 3 5 649 648 |  |
| -11 7 3 138 136 4 0 4 887 904 -10 4 4 378 -371 -4 8 4 208 -206 -7 3 5 151 148 |  |
| -9 7 3 415 416 6 0 4 196 200 -8 4 4 168 159 -2 8 4 290 -281 -5 3 5 477 464 |  |
| -5 7 3 583 580 8 0 4 355 352 -4 4 4 246 -236 0 8 4 129 -125 -3 3 5 163 -167 |  |
| -1 7 3 625 615 -13 1 4 148 138 -2 4 4 29 -3 2 8 4 88 -85 -1 3 5 935 918 |  |
| 1 7 3 280 276 -11 1 4 149 144 0 4 4 147 -148 4 8 4 269 -259 1 3 5 275 269 |  |
| 3 7 3 114 112 -9 1 4 158 -155 2 4 4 344 332 -7 9 4 106 97 3 3 5 116 114 |  |
| 5 7 3 459 449 -7 1 4 283 282 4 4 4 477 -465 -5 9 4 130 -129 5 3 5 433 420 |  |
| 7 7 3 42 17 -5 1 4 118 -124 6 4 4 111 106 -3 9 4 238 224 -10 4 5 290 -278 |  |
| -8 8 3 391 382 -3 1 4 760 773 8 4 4 73 64 -1 9 4 162 -158 -8 4 5 183 180 |  |
| -6 8 3 166 168 -1 1 4 499 -506 -11 5 4 226 -227 3 9 4 107 95 -6 4 5 171 -169 |  |
| -4 8 3 233 226 1 1 4 43 37 -7 5 4 860 -856 -6 10 4 364 360 -4 4 5 208 -204 |  |
| -2 8 3 633 626 3 1 4 473 477 -5 5 4 153 -146 -4 10 4 316 309 -2 4 5 39 -32 |  |
| 2 8 3 698 687 5 1 4 81 -83 -3 5 4 828 -808 -2 10 4 178 181 0 4 5 230 -226 |  |
| 4 8 3 163 -154 7 1 4 139 136 -1 5 4 141 -136 0 10 4 545 530 2 4 5 245 246 |  |
| 6 8 3 426 426 9 1 4 192 -192 1 5 4 590 -572 -11 1 5 48 -52 4 4 5 441 -441 |  |
| -9 9 3 336 329 -12 2 4 270 -268 3 5 4 533 -524 -9 1 5 52 -53 -9 5 5 71 70 |  |
| -7 9 3 416 -409 -10 2 4 82 -82 5 5 4 237 -236 -7 1 5 330 -327 -7 5 5 59 -55 |  |
| -5 9 3 61 -43 -8 2 4 115 -118 7 5 4 614 -601 -5 1 5 162 161 -5 5 5 131 126 |  |
| -1 9 3 392 384 -6 2 4 43 -35 -10 6 4 305 -293 -3 1 5 427 -433 -3 5 5 40 -30 |  |
| 1 9 3 336 -322 -4 2 4 345 -341 -8 6 4 359 352 -1 1 5 69 -70 -1 5 5 41 44 |  |
| 3 9 3 343 -342 -2 2 4 212 -210 -6 6 4 346 -339 1 1 5 164 -168 3 5 5 91 89 |  |
| 5 9 3 318 305 0 2 4 163 169 -4 6 4 480 -464 3 1 5 102 -91 5 5 5 43 41 |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| -10 6 5 193 190 -3 9 5 435 429 -8 2 6 220 213 2 4 6 324 -319 -7 1 7 224 244 |  |
| -8 6 5 45 -44 -1 9 5 210 -200 -6 2 6 144 150 4 4 6 100 90 -5 1 7 101 -104 |  |
| -6 6 5 264 258 -10 0 6 757 -767 -4 2 6 96 98 -9 5 6 190 198 -3 1 7 236 258 |  |
| -4 6 5 208 202 -8 0 6 205 204 -2 2 6 99 99 -7 5 6 335 339 -1 1 7 78 88 |  |
| 0 6 5 264 262 -6 0 6 410 -411 0 2 6 75 77 -5 5 6 57 57 1 1 7 195 224 |  |
| 2 6 5 110 104 -4 0 6 690 -709 2 2 6 299 301 -3 5 6 832 840 -8 2 7 453 -481 |  |
| 4 6 5 208 207 -2 0 6 338 -358 -9 3 6 95 -94 -1 5 6 49 48 -6 2 7 119 -123 |  |
| -5 7 5 637 -623 0 0 6 369 -378 -7 3 6 201 -205 1 5 6 322 322 -4 2 7 252 -263 |  |
| -3 7 5 120 113 2 0 6 59 -66 -5 3 6 184 -182 3 5 6 348 354 -2 2 7 231 -237 |  |
| -1 7 5 333 -323 -9 1 6 98 103 -3 3 6 45 24 -8 6 6 295 -298 0 2 7 40 -43 |  |
| 1 7 5 293 -290 -7 1 6 298 -288 -1 3 6 289 -288 -6 6 6 214 206 -7 3 7 216 -232 |  |
| 3 7 5 273 -263 -5 1 6 228 232 1 3 6 176 -179 -4 6 6 159 162 -5 3 7 514 -546 |  |
| -8 8 5 576 -577 -3 1 6 363 -376 3 3 6 50 -54 0 6 6 215 205 -3 3 7 212 219 |  |
| -4 8 5 111 -102 -1 1 6 86 82 -8 4 6 74 -71 2 6 6 250 -252 -1 3 7 423 -437 |  |
| -2 8 5 470 -470 1 1 6 140 -141 -6 4 6 195 194 -5 7 6 205 -209 -6 4 7 148 158 |  |
| 0 8 5 74 -78 3 1 6 90 88 -4 4 6 133 -138 -3 7 6 229 227 -4 4 7 80 78 |  |
| 2 8 5 496 -487 -10 2 6 101 -100 0 4 6 342 347 -1 7 6 243 -242 -5 5 7 163 -172 |  |
| -5 9 5 112 -102 |  |
| OBSERVED AND CALCULATED STRUCTURE FACTORS FOR THE SAMPLE - ORDERING 850°C 100 HOURS |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| 2 0 0 136 147 11 5 0 403 -396 -5 1 1 150 154 -6 4 1 92 -89 3 7 1 60 -51 |  |
| 4 0 0 147 149 0 6 0 1096-1103 -3 1 1 858 -858 -4 4 1 76 -64 5 7 1 478 -489 |  |
| 6 0 0 890 887 2 6 0 245 252 -1 1 1 65 -67 -2 4 1 241 249 7 7 1 82 -80 |  |
| 8 0 0 773 787 4 6 0 201 -196 1 1 1 136 -139 0 4 1 910 -906 9 7 1 498 -492 |  |
| 10 0 0 598 584 8 6 0 186 -189 3 1 1 762 -766 2 4 1 246 251 -8 8 1 394 -399 |  |
| 12 0 0 109 -93 10 6 0 410 -398 5 1 1 49 49 4 4 1 356 -353 -6 8 1 227 -225 |  |
| 1 1 0 62 49 12 6 0 316 313 7 1 1 304 -307 6 4 1 69 66 -4 8 1 218 -213 |  |
| 3 1 0 827 821 3 7 0 107 100 9 1 1 50 49 10 4 1 336 -332 -2 8 1 1002-1006 |  |
| 5 1 0 603 -606 5 7 0 458 458 11 1 1 338 -336 -11 5 1 106 -114 0 8 1 209 220 |  |
| 7 1 0 438 456 7 7 0 292 -292 -12 2 1 689 679 -9 5 1 80 85 2 8 1 589 -585 |  |
| 11 1 0 288 286 9 7 0 205 203 -8 2 1 383 384 -7 5 1 47 51 4 8 1 212 -215 |  |
| 13 1 0 142 -143 0 8 0 37 -25 -6 2 1 467 483 -5 5 1 74 80 6 8 1 575 -571 |  |
| 0 2 0 239 234 2 8 0 248 -254 -4 2 1 677 676 -3 5 1 187 -177 8 8 1 203 -200 |  |
| 2 2 0 665 -655 4 8 0 375 -375 -2 2 1 1390 1369 -1 5 1 278 284 -9 9 1 62 -58 |  |
| 4 2 0 233 -231 6 8 0 51 -44 2 2 1 1097 1096 1 5 1 77 82 -7 9 1 561 567 |  |
| 6 2 0 177 -183 8 8 0 64 -68 4 2 1 308 300 3 5 1 218 -214 -5 9 1 440 -434 |  |
| 8 2 0 231 -224 10 8 0 273 -273 6 2 1 714 728 5 5 1 177 182 -3 9 1 71 79 |  |
| 12 2 0 187 -185 1 9 0 45 -52 8 2 1 429 423 7 5 1 37 24 -1 9 1 82 73 |  |
| 1 3 0 101 92 3 9 0 193 193 10 2 1 57 -55 9 5 1 46 49 1 9 1 173 175 |  |
| 3 3 0 612 613 5 9 0 183 -190 12 2 1 474 462 11 5 1 73 -73 3 9 1 147 153 |  |
| 5 3 0 381 379 7 9 0 156 147 -13 3 1 225 222 -10 6 1 213 213 5 9 1 349 -339 |  |
| 7 3 0 88 -91 9 9 0 82 -86 -11 3 1 312 305 -6 6 1 265 262 7 9 1 344 339 |  |
| 9 3 0 295 299 0 10 0 721 732 -9 3 1 711 723 -4 6 1 353 350 -8 10 1 130 -114 |  |
| 11 3 0 176 175 2 10 0 63 68 -7 3 1 422 -436 -2 6 1 101 -118 -6 10 1 45 36 |  |
| 0 4 0 31 -31 4 10 0 531 529 -5 3 1 1147 1165 0 6 1 480 480 -2 10 1 368 -358 |  |
| 2 4 0 178 171 6 10 0 219 224 -3 3 1 999 1002 2 6 1 211 197 0 10 1 175 186 |  |
| 4 4 0 638 -649 8 10 0 184 184 -1 3 1 958 924 4 6 1 230 225 2 10 1 64 -51 |  |
| 6 4 0 279 277 1 11 0 79 96 1 3 1 179 -166 6 6 1 62 59 4 10 1 75 -67 |  |
| 8 4 0 150 144 3 11 0 270 283 3 3 1 392 387 8 6 1 221 213 6 10 1 196 -188 |  |
| 10 4 0 454 -450 5 11 0 308 -285 5 3 1 1501 1533 10 6 1 207 206 -7 11 1 221 -219 |  |
| 12 4 0 198 195 7 11 0 352 364 7 3 1 148 -158 -11 7 1 116 -119 -5 11 1 203 -218 |  |
| 1 5 0 996 -976 0 12 0 418 399 9 3 1 454 452 -9 7 1 301 -294 -3 11 1 55 -74 |  |
| 3 5 0 707 -721 2 12 0 240 -256 11 3 1 131 136 -5 7 1 840 -860 -1 11 1 79 -90 |  |
| 5 5 0 96 108 -11 1 1 261 -267 -12 4 1 299 292 -3 7 1 81 81 1 11 1 304 -315 |  |
| 7 5 0 1121-1135 -9 1 1 29 -31 -10 4 1 305 -296 -1 7 1 426 -434 3 11 1 138 -151 |  |
| 9 5 0 145 -136 -7 1 1 372 -382 -8 4 1 144 -144 1 7 1 589 -598 -4 12 1 162 138 |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| -2 12 1 289 264 6 2 2 397 397 -12 6 2 238 -232 1 9 2 87 -73 -4 2 3 254 -258 |  |
| 2 12 1 427 413 8 2 2 346 338 -10 6 2 110 103 3 9 2 64 -55 -2 2 3 1246-1242 |  |
| -14 0 2 575 -567 10 2 2 102 -97 -8 6 2 60 49 5 9 2 150 155 0 2 3 101 -97 |  |
| -12 0 2 98 93 -13 3 2 191 -184 -6 6 2 589 589 7 9 2 196 -181 2 2 3 756 -763 |  |
| -10 0 2 724 -724 -9 3 2 143 -143 -4 6 2 108 90 -8 10 2 159 -158 4 2 3 51 53 |  |
| -8 0 2 336 -343 -7 3 2 281 -279 -2 6 2 651 -660 -6 10 2 250 -258 6 2 3 638 -641 |  |
| -6 0 2 1035-1048 -5 3 2 324 -322 0 6 2 1024 1015 -4 10 2 481 -485 8 2 3 344 -339 |  |
| -4 0 2 1134-1144 -3 3 2 96 86 2 6 2 36 -22 -2 10 2 130 -132 10 2 3 60 -57 |  |
| -2 0 2 365 339 -1 3 2 595 -584 4 6 2 253 250 0 10 2 574 -578 -11 3 3 362 -360 |  |
| 0 0 2 1553-1530 1 3 2 458 -444 6 6 2 138 -133 4 10 2 641 -636 -9 3 3 797 -798 |  |
| 2 0 2 961 -964 3 3 2 54 48 8 6 2 161 152 6 10 2 134 -135 -7 3 3 236 245 |  |
| 4 0 2 1158-1182 5 3 2 303 -298 10 6 2 259 253 -7 11 2 443 -453 -5 3 3 742 -753 |  |
| 6 0 2 45 46 7 3 2 241 -241 -9 7 2 187 -181 -5 11 2 206 178 -3 3 3 302 -292 |  |
| 8 0 2 442 -458 9 3 2 142 -136 -7 7 2 170 179 -3 11 2 217 -238 -1 3 3 1216-1217 |  |
| 10 0 2 806 -809 -12 4 2 253 -247 -5 7 2 316 -314 -1 11 2 104 87 1 3 3 289 -286 |  |
| -13 1 2 191 -185 -10 4 2 222 220 -3 7 2 124 126 1 11 2 175 -191 3 3 3 31 -19 |  |
| -11 1 2 59 29 -6 4 2 139 143 -1 7 2 374 -365 3 11 2 278 -285 5 3 3 823 -826 |  |
| -9 1 2 257 271 -4 4 2 53 56 1 7 2 62 -55 5 11 2 226 207 7 3 3 122 -127 |  |
| -7 1 2 977-1005 -2 4 2 253 -239 3 7 2 211 214 -2 12 2 357 378 9 3 3 533 -527 |  |
| -5 1 2 326 326 0 4 2 632 633 5 7 2 352 -354 0 12 2 250 -233 -12 4 3 138 -134 |  |
| -3 1 2 72 66 2 4 2 442 -443 9 7 2 165 -163 -13 1 3 68 74 -10 4 3 203 205 |  |
| 1 1 2 679 -678 4 4 2 337 349 -10 8 2 155 157 -11 1 3 98 101 -8 4 3 185 -190 |  |
| 3 1 2 277 -285 8 4 2 95 -83 -8 8 2 190 185 -9 1 3 90 83 -6 4 3 371 378 |  |
| 5 1 2 382 385 10 4 2 95 85 -6 8 2 132 136 -7 1 3 424 425 -4 4 3 313 310 |  |
| 7 1 2 534 -529 -13 5 2 224 218 -4 8 2 157 159 -5 1 3 257 -262 -2 4 3 461 -469 |  |
| 9 1 2 246 246 -11 5 2 368 369 -2 8 2 247 248 -3 1 3 677 678 0 4 3 442 444 |  |
| 11 1 2 246 -238 -9 5 2 172 170 0 8 2 225 229 -1 1 3 129 124 2 4 3 31 -39 |  |
| -12 2 2 326 331 -7 5 2 944 951 2 8 2 100 97 1 1 3 54 45 4 4 3 405 412 |  |
| -10 2 2 247 -246 -5 5 2 126 104 4 8 2 230 233 3 1 3 349 349 6 4 3 146 -144 |  |
| -8 2 2 290 285 -3 5 2 1061 1069 6 8 2 221 220 5 1 3 142 143 8 4 3 73 71 |  |
| -6 2 2 520 516 -1 5 2 154 152 8 8 2 65 64 7 1 3 293 298 10 4 3 205 209 |  |
| -4 2 2 190 -187 1 5 2 724 706 -9 9 2 131 135 9 1 3 161 -148 -11 5 3 66 -71 |  |
| -2 2 2 210 209 3 5 2 1108 1119 -7 9 2 254 -245 -12 2 3 548 -537 -9 5 3 75 75 |  |
| 0 2 2 615 609 5 5 2 29 12 -5 9 2 159 169 -10 2 3 85 -82 -7 5 3 63 59 |  |
| 2 2 2 473 471 7 5 2 585 583 -3 9 2 97 -98 -8 2 3 666 -676 -5 5 3 331 -341 |  |
| 4 2 2 352 -357 9 5 2 142 151 -1 9 2 60 62 -6 2 3 111 -102 -3 5 3 217 213 |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| -1 5 3 62 43 5 9 3 328 319 -2 2 4 233 -227 -6 6 4 354 -350 3 1 5 104 -109 |  |
| 1 5 3 253 -259 -4 10 3 53 38 0 2 4 167 174 -4 6 4 492 -487 5 1 5 120 -118 |  |
| 5 5 3 112 105 -2 10 3 151 140 2 2 4 557 -559 -2 6 4 288 299 7 1 5 307 -324 |  |
| 9 5 3 208 -206 0 10 3 61 -50 4 2 4 66 -56 0 6 4 230 -210 -12 2 5 403 395 |  |
| -10 6 3 227 -228 2 10 3 215 205 8 2 4 157 -159 2 6 4 64 58 -10 2 5 40 -38 |  |
| -8 6 3 124 -125 4 10 3 126 -148 -11 3 4 185 185 4 6 4 569 -570 -8 2 5 655 649 |  |
| -6 6 3 149 -146 -3 11 3 152 166 -9 3 4 241 245 6 6 4 233 233 -6 2 5 177 175 |  |
| -4 6 3 180 -179 -1 11 3 139 153 -7 3 4 50 -51 -9 7 4 284 280 -4 2 5 193 193 |  |
| -2 6 3 164 -162 1 11 3 148 156 -5 3 4 282 277 -7 7 4 188 -192 -2 2 5 516 510 |  |
| 0 6 3 343 -336 -12 0 4 152 159 -3 3 4 284 281 -5 7 4 205 207 0 2 5 148 148 |  |
| 2 6 3 48 56 -10 0 4 456 457 -1 3 4 165 159 -3 7 4 69 -69 2 2 5 750 749 |  |
| 4 6 3 362 -357 -6 0 4 1069 1102 1 3 4 92 90 -1 7 4 286 278 4 2 5 138 -132 |  |
| 6 6 3 121 -127 -4 0 4 810 811 3 3 4 292 297 5 7 4 175 165 6 2 5 351 353 |  |
| 8 6 3 79 -70 -2 0 4 68 -57 5 3 4 203 200 -10 8 4 197 -195 -11 3 5 119 115 |  |
| -11 7 3 135 125 0 0 4 1067 1067 9 3 4 221 230 -8 8 4 159 -164 -9 3 5 655 662 |  |
| -9 7 3 406 406 2 0 4 248 234 -12 4 4 252 248 -6 8 4 53 -50 -7 3 5 154 155 |  |
| -5 7 3 567 568 4 0 4 903 914 -10 4 4 362 -365 -4 8 4 182 -185 -5 3 5 487 481 |  |
| -3 7 3 37 -26 6 0 4 210 215 -8 4 4 162 159 -2 8 4 262 -258 -3 3 5 154 -157 |  |
| -1 7 3 596 595 8 0 4 340 334 -4 4 4 231 -230 0 8 4 113 -118 -1 3 5 929 928 |  |
| 1 7 3 261 265 -13 1 4 157 142 -2 4 4 38 16 2 8 4 70 -75 1 3 5 292 298 |  |
| 3 7 3 91 93 -11 1 4 153 148 0 4 4 149 -152 4 8 4 246 -239 3 3 5 110 109 |  |
| 5 7 3 449 448 -9 1 4 154 -152 2 4 4 331 327 -7 9 4 98 92 5 3 5 427 427 |  |
| -10 8 3 43 42 -7 1 4 293 295 4 4 4 451 -443 -5 9 4 130 -135 -10 4 5 276 -271 |  |
| -8 8 3 392 387 -5 1 4 127 -121 6 4 4 106 108 -3 9 4 221 212 -8 4 5 188 183 |  |
| -6 8 3 170 171 -3 1 4 779 781 8 4 4 74 71 -1 9 4 149 -154 -6 4 5 161 -161 |  |
| -4 8 3 233 229 -1 1 4 490 -487 -11 5 4 220 -229 3 9 4 100 89 -4 4 5 198 -199 |  |
| -2 8 3 647 644 1 1 4 48 37 -7 5 4 856 -863 -6 10 4 347 348 -2 4 5 39 -13 |  |
| 2 8 3 701 688 3 1 4 484 493 -5 5 4 150 -149 -4 10 4 303 306 0 4 5 224 -227 |  |
| 4 8 3 145 -136 5 1 4 86 -88 -3 5 4 813 -809 -2 10 4 161 165 2 4 5 248 248 |  |
| 6 8 3 424 423 7 1 4 134 137 -1 5 4 143 -138 0 10 4 532 523 4 4 5 421 -428 |  |
| -9 9 3 350 341 9 1 4 189 -182 1 5 4 572 -563 -11 1 5 47 -54 -9 5 5 74 65 |  |
| -7 9 3 395 -395 -12 2 4 270 -268 3 5 4 538 -539 -7 1 5 331 -332 -7 5 5 77 -68 |  |
| -3 9 3 140 -141 -10 2 4 85 -83 5 5 4 221 -221 -5 1 5 160 156 -5 5 5 110 113 |  |
| -1 9 3 404 396 -8 2 4 113 -121 7 5 4 593 -592 -3 1 5 435 -425 -1 5 5 44 43 |  |
| 1 9 3 301 -296 -6 2 4 43 -35 -10 6 4 313 -304 -1 1 5 66 -69 3 5 5 70 68 |  |
| 3 9 3 331 -335 -4 2 4 345 -342 -8 6 4 335 337 1 1 5 167 -170 5 5 5 44 42 |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| -10 6 5 187 189 0 8 5 85 -86 1 1 6 141 -134 -4 4 6 127 -125 -3 7 6 228 222 |  |
| -8 6 5 49 -44 2 8 5 489 -487 3 1 6 70 65 -2 4 6 44 -22 -1 7 6 240 -240 |  |
| -6 6 5 252 246 -3 9 5 408 413 -10 2 6 98 -94 0 4 6 342 338 -7 1 7 241 246 |  |
| -4 6 5 201 202 -1 9 5 212 -206 -8 2 6 214 215 2 4 6 309 -309 -5 1 7 101 -96 |  |
| 0 6 5 257 259 -10 0 6 770 -777 -6 2 6 149 149 -9 5 6 197 190 -3 1 7 258 261 |  |
| 2 6 5 102 101 -8 0 6 191 189 -4 2 6 90 96 -7 5 6 349 348 -1 1 7 84 84 |  |
| 4 6 5 201 199 -6 0 6 406 -409 -2 2 6 111 114 -5 5 6 65 57 1 1 7 205 216 |  |
| -9 7 5 191 -196 -4 0 6 741 -726 0 2 6 79 81 -3 5 6 845 842 -8 2 7 471 -484 |  |
| -5 7 5 603 -611 -2 0 6 373 -362 2 2 6 292 295 -1 5 6 74 56 -6 2 7 137 -134 |  |
| -3 7 5 121 112 0 0 6 394 -397 -9 3 6 87 -90 1 5 6 302 310 -4 2 7 255 -250 |  |
| -1 7 5 309 -309 2 0 6 60 -63 -7 3 6 195 -196 3 5 6 352 366 -2 2 7 249 -248 |  |
| 1 7 5 285 -279 4 0 6 767 -794 -5 3 6 178 -182 -8 6 6 281 -285 -7 3 7 224 -231 |  |
| 3 7 5 242 -239 -9 1 6 99 106 -1 3 6 279 -275 -6 6 6 213 209 -5 3 7 561 -563 |  |
| -8 8 5 578 -584 -7 1 6 307 -296 1 3 6 176 -178 -4 6 6 184 183 -3 3 7 210 204 |  |
| -6 8 5 45 -51 -5 1 6 230 224 3 3 6 52 -50 0 6 6 223 220 -1 3 7 434 -433 |  |
| -4 8 5 109 -97 -3 1 6 391 -380 -8 4 6 82 -78 2 6 6 233 -243 -4 4 7 89 84 |  |
| -2 8 5 486 -486 -1 1 6 81 77 -6 4 6 192 187 -5 7 6 212 -210 |  |
| OBSERVED AND CALCULATED STRUCTURE FACTORS FOR THE SAMPLE - ORDERING 950°C 15 MINUTES |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| 2 0 0 128 138 11 5 0 401 -398 -1 1 1 60 -59 -4 4 1 80 -69 3 7 1 77 -62 |  |
| 4 0 0 139 143 0 6 0 1083-1091 1 1 1 137 -137 -2 4 1 235 243 5 7 1 498 -500 |  |
| 6 0 0 866 871 2 6 0 257 262 3 1 1 754 -764 0 4 1 914 -910 7 7 1 88 -88 |  |
| 8 0 0 760 779 4 6 0 196 -190 5 1 1 51 50 2 4 1 251 244 9 7 1 509 -500 |  |
| 10 0 0 589 575 8 6 0 180 -182 7 1 1 291 -300 4 4 1 365 -360 -8 8 1 381 -394 |  |
| 12 0 0 107 -89 10 6 0 391 -389 9 1 1 50 54 6 4 1 64 67 -6 8 1 225 -224 |  |
| 1 1 0 54 44 12 6 0 313 308 11 1 1 337 -335 8 4 1 38 -10 -4 8 1 211 -212 |  |
| 3 1 0 824 816 3 7 0 110 101 -12 2 1 672 663 10 4 1 337 -327 -2 8 1 995-1007 |  |
| 5 1 0 601 -606 5 7 0 460 455 -8 2 1 382 380 -11 5 1 108 -107 0 8 1 219 224 |  |
| 7 1 0 434 449 7 7 0 291 -290 -6 2 1 471 483 -9 5 1 85 88 2 8 1 593 -587 |  |
| 11 1 0 291 286 9 7 0 202 201 -4 2 1 678 674 -7 5 1 57 61 4 8 1 205 -210 |  |
| 13 1 0 140 -140 2 8 0 264 -270 -2 2 1 1379 1369 -5 5 1 81 88 6 8 1 592 -575 |  |
| 0 2 0 251 241 4 8 0 386 -389 0 2 1 401 -375 -3 5 1 181 -167 8 8 1 204 -198 |  |
| 2 2 0 657 -646 6 8 0 53 -52 2 2 1 1115 1098 -1 5 1 297 296 -9 9 1 61 -50 |  |
| 4 2 0 228 -224 8 8 0 67 -72 4 2 1 302 296 1 5 1 99 95 -7 9 1 561 568 |  |
| 6 2 0 180 -181 10 8 0 279 -281 6 2 1 713 734 3 5 1 210 -207 -5 9 1 431 -430 |  |
| 8 2 0 221 -219 1 9 0 42 -48 8 2 1 427 419 5 5 1 185 187 -3 9 1 83 89 |  |
| 12 2 0 178 -178 3 9 0 198 200 10 2 1 58 -48 9 5 1 54 57 -1 9 1 78 81 |  |
| 1 3 0 106 95 5 9 0 180 -187 12 2 1 466 456 11 5 1 74 -71 1 9 1 182 183 |  |
| 3 3 0 622 621 7 9 0 161 153 -13 3 1 219 217 -10 6 1 206 209 3 9 1 159 159 |  |
| 5 3 0 388 384 9 9 0 80 -82 -11 3 1 295 294 -6 6 1 269 264 5 9 1 343 -332 |  |
| 7 3 0 87 -89 0 10 0 739 751 -9 3 1 693 708 -4 6 1 354 351 7 9 1 347 344 |  |
| 9 3 0 293 299 2 10 0 76 74 -7 3 1 416 -437 -2 6 1 107 -118 -8 10 1 133 -123 |  |
| 11 3 0 174 174 4 10 0 535 539 -5 3 1 1133 1156 0 6 1 490 488 -2 10 1 382 -369 |  |
| 0 4 0 43 -39 6 10 0 225 231 -3 3 1 990 989 2 6 1 213 197 0 10 1 174 176 |  |
| 2 4 0 172 164 1 11 0 76 88 -1 3 1 927 911 4 6 1 229 229 2 10 1 70 -57 |  |
| 4 4 0 654 -658 3 11 0 273 281 1 3 1 184 -179 6 6 1 61 58 4 10 1 89 -75 |  |
| 6 4 0 275 274 5 11 0 309 -293 3 3 1 390 381 8 6 1 218 217 6 10 1 206 -197 |  |
| 8 4 0 146 136 7 11 0 344 356 5 3 1 1503 1522 10 6 1 204 205 -7 11 1 222 -228 |  |
| 10 4 0 455 -448 0 12 0 418 404 7 3 1 148 -161 -11 7 1 119 -120 -5 11 1 211 -224 |  |
| 12 4 0 187 186 2 12 0 242 -258 9 3 1 450 451 -9 7 1 298 -300 -3 11 1 57 -78 |  |
| 1 5 0 997 -982 -11 1 1 264 -262 11 3 1 124 129 -7 7 1 48 29 -1 11 1 86 -94 |  |
| 3 5 0 709 -721 -9 1 1 38 -29 -12 4 1 286 281 -5 7 1 851 -868 1 11 1 319 -327 |  |
| 5 5 0 92 106 -7 1 1 362 -375 -10 4 1 299 -295 -3 7 1 68 72 3 11 1 140 -156 |  |
| 7 5 0 1124-1132 -5 1 1 155 157 -8 4 1 141 -144 -1 7 1 447 -448 -2 12 1 301 278 |  |
| 9 5 0 142 -136 -3 1 1 845 -853 -6 4 1 92 -91 1 7 1 595 -606 2 12 1 450 432 |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| -14 0 2 556 -543 10 2 2 105 -96 -8 6 2 54 45 5 9 2 155 152 0 2 3 107 -99 |  |
| -12 0 2 93 90 -13 3 2 184 -179 -6 6 2 583 578 7 9 2 202 -189 2 2 3 778 -770 |  |
| -10 0 2 706 -708 -9 3 2 147 -146 -4 6 2 85 74 -8 10 2 156 -162 4 2 3 62 58 |  |
| -8 0 2 332 -336 -7 3 2 281 -279 -2 6 2 659 -666 -6 10 2 255 -264 6 2 3 643 -649 |  |
| -6 0 2 1024-1032 -5 3 2 328 -322 0 6 2 1013 1011 -4 10 2 495 -495 8 2 3 335 -336 |  |
| -4 0 2 1113-1125 -3 3 2 92 83 4 6 2 253 245 -2 10 2 140 -140 10 2 3 69 -66 |  |
| -2 0 2 359 344 -1 3 2 599 -593 6 6 2 144 -141 0 10 2 587 -587 -13 3 3 49 -23 |  |
| 0 0 2 1551-1525 1 3 2 463 -446 8 6 2 158 152 4 10 2 647 -655 -11 3 3 360 -349 |  |
| 2 0 2 951 -953 3 3 2 47 45 10 6 2 248 242 6 10 2 126 -136 -9 3 3 764 -772 |  |
| 4 0 2 1162-1182 5 3 2 306 -303 -11 7 2 43 -39 -7 11 2 440 -448 -7 3 3 235 246 |  |
| 6 0 2 51 53 7 3 2 238 -242 -9 7 2 174 -174 -5 11 2 209 186 -5 3 3 728 -741 |  |
| 8 0 2 444 -462 9 3 2 139 -139 -7 7 2 168 173 -3 11 2 217 -231 -3 3 3 290 -282 |  |
| 10 0 2 805 -795 -12 4 2 244 -237 -5 7 2 312 -310 -1 11 2 118 95 -1 3 3 1205-1212 |  |
| -13 1 2 177 -175 -10 4 2 220 219 -3 7 2 126 131 1 11 2 173 -190 1 3 3 280 -269 |  |
| -11 1 2 34 28 -6 4 2 140 149 -1 7 2 376 -370 3 11 2 262 -276 3 3 3 46 -22 |  |
| -9 1 2 248 264 -4 4 2 59 60 1 7 2 53 -54 5 11 2 226 212 5 3 3 817 -821 |  |
| -7 1 2 958 -990 -2 4 2 244 -233 3 7 2 207 218 -2 12 2 358 378 7 3 3 112 -121 |  |
| -5 1 2 321 330 0 4 2 649 641 5 7 2 355 -350 0 12 2 250 -233 9 3 3 530 -527 |  |
| -3 1 2 71 69 2 4 2 448 -439 9 7 2 158 -164 -13 1 3 71 70 -12 4 3 134 -128 |  |
| 1 1 2 682 -678 4 4 2 356 362 -10 8 2 164 161 -11 1 3 94 98 -10 4 3 206 202 |  |
| 3 1 2 271 -279 8 4 2 77 -75 -8 8 2 180 191 -9 1 3 78 80 -8 4 3 178 -184 |  |
| 5 1 2 371 381 10 4 2 94 87 -6 8 2 140 146 -7 1 3 412 413 -6 4 3 373 379 |  |
| 7 1 2 517 -526 -13 5 2 212 211 -4 8 2 169 167 -5 1 3 253 -260 -4 4 3 308 307 |  |
| 9 1 2 242 249 -11 5 2 359 364 -2 8 2 260 260 -3 1 3 665 675 -2 4 3 452 -460 |  |
| 11 1 2 249 -241 -9 5 2 173 172 0 8 2 239 238 -1 1 3 114 112 0 4 3 446 443 |  |
| -12 2 2 319 317 -7 5 2 929 942 2 8 2 102 108 1 1 3 43 42 4 4 3 422 420 |  |
| -10 2 2 248 -244 -5 5 2 127 104 4 8 2 242 244 3 1 3 344 343 6 4 3 145 -144 |  |
| -8 2 2 283 280 -3 5 2 1074 1072 6 8 2 238 234 5 1 3 149 146 8 4 3 77 74 |  |
| -6 2 2 509 505 -1 5 2 153 147 8 8 2 66 66 7 1 3 283 293 10 4 3 205 204 |  |
| -4 2 2 195 -194 1 5 2 735 713 -9 9 2 126 134 9 1 3 163 -155 -11 5 3 72 -73 |  |
| -2 2 2 204 203 3 5 2 1125 1121 -7 9 2 263 -252 -12 2 3 533 -521 -9 5 3 74 69 |  |
| 0 2 2 618 611 5 5 2 35 17 -5 9 2 158 164 -10 2 3 85 -81 -7 5 3 47 47 |  |
| 2 2 2 469 465 7 5 2 589 586 -3 9 2 104 -101 -8 2 3 655 -664 -5 5 3 336 -343 |  |
| 4 2 2 360 -369 9 5 2 138 149 -1 9 2 56 59 -6 2 3 102 -98 -3 5 3 208 207 |  |
| 6 2 2 391 394 -12 6 2 242 -230 1 9 2 102 -84 -4 2 3 254 -263 -1 5 3 47 31 |  |
| 8 2 2 339 336 -10 6 2 108 97 3 9 2 64 -57 -2 2 3 1220-1234 1 5 3 269 -272 |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| 5 5 3 109 102 4 10 3 126 -144 -9 3 4 239 241 6 6 4 247 244 -4 2 5 193 199 |  |
| 9 5 3 220 -215 -3 11 3 160 172 -7 3 4 49 -49 -9 7 4 271 269 -2 2 5 498 501 |  |
| -10 6 3 228 -225 -1 11 3 146 158 -5 3 4 285 278 -7 7 4 193 -189 0 2 5 145 152 |  |
| -8 6 3 120 -123 1 11 3 162 165 -3 3 4 282 281 -5 7 4 200 203 2 2 5 743 753 |  |
| -6 6 3 152 -147 -12 0 4 141 149 -1 3 4 168 162 -3 7 4 66 -71 4 2 5 138 -133 |  |
| -4 6 3 185 -181 -10 0 4 450 440 1 3 4 94 91 -1 7 4 284 276 6 2 5 358 364 |  |
| -2 6 3 165 -162 -8 0 4 39 10 3 3 4 303 302 5 7 4 165 160 -11 3 5 135 116 |  |
| 0 6 3 350 -338 -6 0 4 1072 1088 5 3 4 206 201 -8 8 4 166 -166 -9 3 5 636 635 |  |
| 2 6 3 52 54 -4 0 4 783 785 9 3 4 224 232 -6 8 4 40 -54 -7 3 5 148 147 |  |
| 4 6 3 368 -362 -2 0 4 59 -57 -12 4 4 243 233 -4 8 4 195 -196 -5 3 5 468 468 |  |
| 6 6 3 120 -122 0 0 4 1059 1062 -10 4 4 363 -359 -2 8 4 270 -270 -3 3 5 157 -159 |  |
| 8 6 3 79 -75 2 0 4 243 228 -8 4 4 157 158 0 8 4 122 -122 -1 3 5 921 926 |  |
| -11 7 3 134 128 4 0 4 904 916 -4 4 4 228 -235 2 8 4 74 -81 1 3 5 279 282 |  |
| -9 7 3 402 407 6 0 4 199 206 -2 4 4 37 6 4 8 4 252 -249 3 3 5 121 115 |  |
| -5 7 3 568 571 8 0 4 343 345 0 4 4 154 -152 -7 9 4 100 91 5 3 5 423 425 |  |
| -1 7 3 609 611 -13 1 4 145 136 2 4 4 337 325 -5 9 4 124 -130 -10 4 5 273 -264 |  |
| 1 7 3 270 270 -11 1 4 143 141 4 4 4 468 -457 -3 9 4 234 222 -8 4 5 183 179 |  |
| 3 7 3 121 106 -9 1 4 152 -147 6 4 4 103 107 -1 9 4 153 -157 -6 4 5 157 -162 |  |
| 5 7 3 456 454 -7 1 4 282 284 8 4 4 65 62 3 9 4 106 95 -4 4 5 198 -194 |  |
| -8 8 3 378 380 -5 1 4 112 -120 -11 5 4 209 -218 -6 10 4 355 356 -2 4 5 42 -21 |  |
| -6 8 3 164 167 -3 1 4 765 778 -7 5 4 848 -851 -4 10 4 312 308 0 4 5 216 -224 |  |
| -4 8 3 244 232 -1 1 4 487 -495 -5 5 4 150 -147 -2 10 4 170 175 2 4 5 255 250 |  |
| -2 8 3 639 639 1 1 4 51 42 -3 5 4 812 -807 0 10 4 530 533 4 4 5 437 -431 |  |
| 2 8 3 704 694 3 1 4 484 485 -1 5 4 146 -136 -11 1 5 55 -51 -9 5 5 68 66 |  |
| 4 8 3 152 -142 5 1 4 81 -83 1 5 4 588 -575 -9 1 5 55 -47 -7 5 5 68 -58 |  |
| 6 8 3 428 429 7 1 4 141 140 3 5 4 539 -533 -7 1 5 320 -318 -5 5 5 115 118 |  |
| -9 9 3 332 328 -12 2 4 263 -255 5 5 4 232 -230 -5 1 5 157 157 3 5 5 80 80 |  |
| -7 9 3 395 -397 -10 2 4 76 -78 7 5 4 601 -599 -3 1 5 418 -424 -10 6 5 177 184 |  |
| -3 9 3 144 -147 -8 2 4 110 -116 -10 6 4 302 -292 -1 1 5 62 -62 -8 6 5 44 -44 |  |
| -1 9 3 395 393 -4 2 4 335 -336 -8 6 4 343 336 1 1 5 167 -168 -6 6 5 254 245 |  |
| 1 9 3 314 -309 -2 2 4 217 -215 -6 6 4 342 -343 3 1 5 102 -97 -4 6 5 198 199 |  |
| 3 9 3 339 -337 0 2 4 164 175 -4 6 4 474 -471 5 1 5 120 -121 0 6 5 257 257 |  |
| 5 9 3 321 314 2 2 4 557 -560 -2 6 4 297 301 7 1 5 317 -324 2 6 5 109 101 |  |
| -4 10 3 57 46 4 2 4 46 -47 0 6 4 209 -202 -12 2 5 388 378 4 6 5 207 205 |  |
| -2 10 3 153 143 8 2 4 152 -155 2 6 4 68 64 -8 2 5 637 636 -9 7 5 197 -193 |  |
| 2 10 3 226 217 -11 3 4 183 182 4 6 4 576 -570 -6 2 5 175 166 -5 7 5 610 -611 |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| -3 7 5 120 111 -4 0 6 698 -705 -4 2 6 86 93 -7 5 6 333 335 -7 1 7 226 233 |  |
| -1 7 5 321 -321 -2 0 6 357 -359 -2 2 6 101 103 -5 5 6 55 60 -5 1 7 125 -99 |  |
| 1 7 5 291 -284 0 0 6 390 -388 0 2 6 75 77 -3 5 6 832 838 -3 1 7 255 255 |  |
| 3 7 5 259 -254 2 0 6 66 -65 2 2 6 292 294 -1 5 6 57 49 -1 1 7 86 80 |  |
| -8 8 5 563 -572 4 0 6 796 -797 -9 3 6 83 -88 1 5 6 313 321 1 1 7 208 216 |  |
| -6 8 5 46 -42 -9 1 6 99 98 -7 3 6 197 -196 3 5 6 358 363 -8 2 7 471 -470 |  |
| -4 8 5 105 -102 -7 1 6 289 -285 -5 3 6 178 -178 -8 6 6 286 -282 -6 2 7 118 -125 |  |
| -2 8 5 473 -481 -5 1 6 224 221 -1 3 6 273 -279 -6 6 6 210 209 -4 2 7 252 -255 |  |
| 0 8 5 65 -85 -3 1 6 378 -377 1 3 6 177 -177 -4 6 6 168 168 -2 2 7 247 -241 |  |
| 2 8 5 490 -489 -1 1 6 78 79 -8 4 6 74 -73 0 6 6 220 215 -7 3 7 226 -226 |  |
| -3 9 5 422 417 1 1 6 144 -142 -6 4 6 191 190 2 6 6 239 -246 -5 3 7 548 -543 |  |
| -1 9 5 204 -204 3 1 6 78 73 -4 4 6 127 -126 -5 7 6 206 -205 -3 3 7 212 206 |  |
| -10 0 6 766 -742 -10 2 6 104 -96 0 4 6 340 341 -3 7 6 235 225 -1 3 7 436 -436 |  |
| -8 0 6 196 190 -8 2 6 211 208 2 4 6 311 -309 -1 7 6 244 -239 -4 4 7 76 75 |  |
| -6 0 6 403 -407 -6 2 6 147 144 -9 5 6 190 188 |  |
| OBSERVED AND CALCULATED STRUCTURE FACTORS FOR THE SAMPLE - ORDERING 950°C 20 MINUTES |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| 2 0 0 127 136 11 5 0 401 -392 -3 1 1 848 -846 -6 4 1 94 -92 5 7 1 493 -499 |  |
| 4 0 0 140 144 0 6 0 1090-1087 -1 1 1 59 -58 -4 4 1 80 -69 7 7 1 92 -86 |  |
| 6 0 0 872 868 2 6 0 254 262 1 1 1 141 -136 -2 4 1 240 247 9 7 1 506 -491 |  |
| 8 0 0 752 770 4 6 0 193 -189 3 1 1 747 -759 0 4 1 922 -904 -8 8 1 378 -390 |  |
| 10 0 0 577 565 8 6 0 185 -181 5 1 1 46 50 2 4 1 243 243 -6 8 1 225 -225 |  |
| 12 0 0 107 -87 10 6 0 396 -383 7 1 1 295 -297 4 4 1 362 -358 -4 8 1 217 -213 |  |
| 1 1 0 59 46 12 6 0 311 304 9 1 1 56 52 6 4 1 59 67 -2 8 1 1001-1003 |  |
| 3 1 0 813 810 3 7 0 109 102 11 1 1 339 -330 10 4 1 332 -323 0 8 1 217 226 |  |
| 5 1 0 596 -603 5 7 0 456 455 -12 2 1 667 653 -11 5 1 102 -107 2 8 1 581 -586 |  |
| 7 1 0 429 447 7 7 0 284 -288 -8 2 1 379 379 -9 5 1 87 86 4 8 1 201 -210 |  |
| 11 1 0 292 280 9 7 0 200 200 -6 2 1 472 481 -7 5 1 55 60 6 8 1 577 -570 |  |
| 13 1 0 138 -137 0 8 0 51 -33 -4 2 1 670 670 -5 5 1 87 90 8 8 1 205 -196 |  |
| 0 2 0 251 241 2 8 0 262 -270 -2 2 1 1365 1338 -3 5 1 177 -166 -9 9 1 58 -51 |  |
| 2 2 0 652 -642 4 8 0 383 -386 0 2 1 410 -373 -1 5 1 295 294 -7 9 1 566 568 |  |
| 4 2 0 226 -223 6 8 0 55 -51 2 2 1 1085 1083 1 5 1 87 93 -5 9 1 422 -426 |  |
| 6 2 0 176 -181 8 8 0 66 -74 4 2 1 296 295 3 5 1 211 -207 -3 9 1 88 87 |  |
| 8 2 0 221 -218 10 8 0 276 -279 6 2 1 712 726 5 5 1 181 187 -1 9 1 78 81 |  |
| 12 2 0 180 -174 1 9 0 35 -49 8 2 1 428 415 9 5 1 54 55 1 9 1 180 186 |  |
| 1 3 0 107 96 3 9 0 195 197 10 2 1 55 -48 11 5 1 77 -71 3 9 1 154 162 |  |
| 3 3 0 619 618 5 9 0 180 -188 12 2 1 462 446 -10 6 1 204 208 5 9 1 336 -332 |  |
| 5 3 0 380 381 7 9 0 161 152 -13 3 1 217 211 -6 6 1 267 264 7 9 1 344 342 |  |
| 7 3 0 89 -88 9 9 0 81 -84 -11 3 1 292 292 -4 6 1 348 351 -8 10 1 130 -118 |  |
| 9 3 0 293 297 0 10 0 739 751 -9 3 1 694 705 -2 6 1 110 -116 -2 10 1 381 -368 |  |
| 11 3 0 173 172 2 10 0 67 73 -7 3 1 423 -436 0 6 1 492 489 0 10 1 169 179 |  |
| 0 4 0 44 -40 4 10 0 528 536 -5 3 1 1121 1145 2 6 1 212 196 2 10 1 76 -57 |  |
| 2 4 0 170 165 6 10 0 221 229 -3 3 1 993 984 4 6 1 230 229 4 10 1 85 -75 |  |
| 4 4 0 648 -653 1 11 0 74 89 -1 3 1 935 905 6 6 1 56 60 6 10 1 200 -195 |  |
| 6 4 0 277 274 3 11 0 269 279 1 3 1 182 -177 8 6 1 220 215 -5 11 1 209 -223 |  |
| 8 4 0 144 136 5 11 0 305 -295 3 3 1 389 382 10 6 1 209 202 -1 11 1 88 -98 |  |
| 10 4 0 448 -442 7 11 0 334 355 5 3 1 1468 1496 -11 7 1 119 -118 1 11 1 315 -324 |  |
| 12 4 0 186 185 0 12 0 416 404 7 3 1 150 -162 -9 7 1 289 -298 3 11 1 144 -156 |  |
| 1 5 0 997 -975 2 12 0 243 -259 9 3 1 450 446 -5 7 1 854 -863 -2 12 1 295 280 |  |
| 3 5 0 710 -719 -11 1 1 257 -261 11 3 1 116 129 -3 7 1 73 71 2 12 1 442 428 |  |
| 5 5 0 92 106 -9 1 1 38 -30 -12 4 1 286 276 -1 7 1 442 -448 -14 0 2 547 -539 |  |
| 7 5 0 1112-1120 -7 1 1 364 -373 -10 4 1 295 -292 1 7 1 597 -602 -12 0 2 94 87 |  |
| 9 5 0 141 -133 -5 1 1 154 157 -8 4 1 140 -143 3 7 1 65 -60 -10 0 2 692 -702 |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| -8 0 2 326 -334 -3 3 2 88 82 6 6 2 136 -139 4 10 2 651 -649 -9 3 3 772 -776 |  |
| -6 0 2 1015-1029 -1 3 2 607 -591 8 6 2 159 149 6 10 2 134 -134 -7 3 3 235 245 |  |
| -4 0 2 1098-1118 1 3 2 454 -444 10 6 2 248 237 -7 11 2 431 -448 -5 3 3 726 -739 |  |
| -2 0 2 358 347 3 3 2 44 45 -9 7 2 176 -176 -5 11 2 201 186 -3 3 3 299 -284 |  |
| 0 0 2 1474-1488 5 3 2 299 -302 -7 7 2 172 175 -3 11 2 216 -230 -1 3 3 1236-1205 |  |
| 2 0 2 936 -948 7 3 2 236 -239 -5 7 2 311 -310 -1 11 2 114 97 1 3 3 273 -271 |  |
| 4 0 2 1141-1164 9 3 2 136 -135 -3 7 2 121 127 1 11 2 166 -190 5 3 3 803 -813 |  |
| 6 0 2 47 52 -12 4 2 248 -237 -1 7 2 377 -370 3 11 2 266 -278 7 3 3 117 -119 |  |
| 8 0 2 441 -456 -10 4 2 220 219 1 7 2 57 -53 5 11 2 226 214 9 3 3 522 -515 |  |
| 10 0 2 792 -778 -6 4 2 141 146 3 7 2 206 218 -2 12 2 370 382 -12 4 3 134 -127 |  |
| -13 1 2 173 -174 -4 4 2 57 61 5 7 2 352 -349 0 12 2 253 -231 -10 4 3 204 202 |  |
| -9 1 2 253 265 -2 4 2 246 -233 9 7 2 163 -161 -13 1 3 64 68 -8 4 3 176 -184 |  |
| -7 1 2 951 -984 0 4 2 650 637 -10 8 2 162 161 -11 1 3 97 99 -6 4 3 378 378 |  |
| -5 1 2 318 328 2 4 2 433 -438 -8 8 2 190 192 -9 1 3 81 82 -4 4 3 313 309 |  |
| 1 1 2 664 -673 4 4 2 347 360 -6 8 2 146 146 -7 1 3 404 413 -2 4 3 455 -463 |  |
| 3 1 2 268 -280 8 4 2 77 -77 -4 8 2 164 169 -5 1 3 256 -262 0 4 3 447 442 |  |
| 5 1 2 369 377 10 4 2 101 85 -2 8 2 264 259 -3 1 3 677 676 4 4 3 418 415 |  |
| 7 1 2 514 -521 -13 5 2 221 210 0 8 2 237 238 -1 1 3 119 112 6 4 3 145 -142 |  |
| 9 1 2 249 246 -11 5 2 363 362 2 8 2 103 111 1 1 3 39 38 8 4 3 76 72 |  |
| 11 1 2 246 -234 -9 5 2 179 170 4 8 2 241 244 3 1 3 341 343 -11 5 3 72 -72 |  |
| -12 2 2 323 317 -7 5 2 933 940 6 8 2 235 230 5 1 3 144 144 -9 5 3 71 69 |  |
| -10 2 2 243 -243 -5 5 2 127 104 8 8 2 62 65 7 1 3 283 288 -7 5 3 47 47 |  |
| -8 2 2 280 279 -3 5 2 1071 1065 -9 9 2 131 135 9 1 3 159 -153 -5 5 3 338 -343 |  |
| -6 2 2 505 506 -1 5 2 153 148 -7 9 2 262 -249 -12 2 3 530 -519 -3 5 3 211 208 |  |
| -4 2 2 197 -195 1 5 2 723 711 -5 9 2 159 165 -10 2 3 84 -81 1 5 3 267 -273 |  |
| -2 2 2 208 204 3 5 2 1111 1112 -3 9 2 107 -101 -8 2 3 656 -664 5 5 3 114 102 |  |
| 0 2 2 620 609 7 5 2 580 578 -1 9 2 61 61 -6 2 3 101 -100 9 5 3 214 -210 |  |
| 2 2 2 461 460 9 5 2 139 147 1 9 2 98 -82 -4 2 3 256 -262 -10 6 3 226 -226 |  |
| 4 2 2 355 -368 -12 6 2 242 -227 3 9 2 66 -56 -2 2 3 1253-1225 -8 6 3 115 -122 |  |
| 6 2 2 390 392 -10 6 2 98 95 5 9 2 151 154 0 2 3 105 -100 -6 6 3 153 -149 |  |
| 8 2 2 335 332 -8 6 2 43 43 7 9 2 199 -187 2 2 3 753 -765 -4 6 3 192 -183 |  |
| 10 2 2 102 -96 -6 6 2 586 578 -8 10 2 160 -162 4 2 3 49 57 -2 6 3 166 -162 |  |
| -13 3 2 180 -177 -4 6 2 89 77 -6 10 2 251 -265 6 2 3 636 -639 0 6 3 348 -338 |  |
| -9 3 2 149 -146 -2 6 2 668 -667 -4 10 2 486 -494 8 2 3 339 -331 2 6 3 45 53 |  |
| -7 3 2 278 -278 0 6 2 1015 1005 -2 10 2 143 -138 10 2 3 66 -63 4 6 3 361 -359 |  |
| -5 3 2 323 -322 4 6 2 249 245 0 10 2 585 -588 -11 3 3 349 -346 6 6 3 117 -121 |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| 8 6 3 78 -74 2 0 4 239 227 -12 4 4 234 236 -2 8 4 277 -271 -3 3 5 162 -160 |  |
| -11 7 3 130 128 4 0 4 885 905 -10 4 4 360 -360 0 8 4 122 -122 -1 3 5 937 924 |  |
| -9 7 3 399 405 6 0 4 197 205 -8 4 4 159 156 2 8 4 73 -80 1 3 5 274 285 |  |
| -5 7 3 574 573 8 0 4 348 336 -4 4 4 239 -235 4 8 4 251 -248 3 3 5 106 113 |  |
| -3 7 3 42 -21 -13 1 4 143 135 0 4 4 155 -153 -7 9 4 100 91 5 3 5 421 420 |  |
| -1 7 3 615 609 -11 1 4 144 143 2 4 4 326 324 -5 9 4 123 -132 -10 4 5 269 -267 |  |
| 1 7 3 274 270 -9 1 4 149 -149 4 4 4 461 -453 -3 9 4 232 221 -8 4 5 186 182 |  |
| 3 7 3 107 103 -7 1 4 278 287 6 4 4 102 105 -1 9 4 155 -158 -6 4 5 157 -159 |  |
| 5 7 3 449 449 -5 1 4 112 -119 8 4 4 69 63 3 9 4 107 94 -4 4 5 204 -198 |  |
| -8 8 3 385 382 -3 1 4 782 778 -11 5 4 223 -221 -6 10 4 353 356 0 4 5 223 -222 |  |
| -6 8 3 169 167 -1 1 4 483 -493 -7 5 4 850 -852 -4 10 4 305 311 2 4 5 250 251 |  |
| -4 8 3 229 229 1 1 4 41 42 -5 5 4 149 -148 -2 10 4 168 173 4 4 5 425 -426 |  |
| -2 8 3 647 643 3 1 4 470 485 -3 5 4 826 -809 0 10 4 537 531 -9 5 5 68 65 |  |
| 2 8 3 691 688 5 1 4 77 -83 -1 5 4 146 -136 -11 1 5 50 -49 -7 5 5 74 -60 |  |
| 4 8 3 153 -142 7 1 4 135 138 1 5 4 577 -569 -9 1 5 46 -49 -5 5 5 118 122 |  |
| 6 8 3 421 425 9 1 4 184 -178 3 5 4 527 -532 -7 1 5 324 -321 3 5 5 83 81 |  |
| -9 9 3 335 329 -12 2 4 261 -259 5 5 4 232 -227 -5 1 5 159 162 5 5 5 53 42 |  |
| -7 9 3 398 -400 -10 2 4 76 -76 7 5 4 595 -587 -3 1 5 424 -424 -6 6 5 257 247 |  |
| -3 9 3 161 -147 -8 2 4 109 -115 -10 6 4 302 -291 -1 1 5 57 -65 -4 6 5 202 199 |  |
| -1 9 3 399 392 -6 2 4 49 -34 -8 6 4 341 338 1 1 5 157 -164 0 6 5 266 258 |  |
| 1 9 3 302 -307 -4 2 4 338 -336 -6 6 4 347 -345 3 1 5 97 -95 2 6 5 101 99 |  |
| 3 9 3 332 -337 -2 2 4 217 -212 -4 6 4 481 -476 5 1 5 122 -119 4 6 5 201 202 |  |
| 5 9 3 311 310 0 2 4 165 174 -2 6 4 306 304 7 1 5 315 -317 -9 7 5 196 -194 |  |
| -4 10 3 57 42 2 2 4 542 -559 0 6 4 208 -203 -12 2 5 391 381 -5 7 5 627 -613 |  |
| -2 10 3 156 148 4 2 4 46 -44 2 6 4 64 63 -8 2 5 631 640 -3 7 5 120 112 |  |
| 2 10 3 219 212 8 2 4 152 -154 4 6 4 562 -565 -6 2 5 173 171 -1 7 5 327 -321 |  |
| 4 10 3 128 -144 -11 3 4 184 181 6 6 4 241 240 -4 2 5 201 197 1 7 5 289 -285 |  |
| -3 11 3 159 174 -9 3 4 237 241 -9 7 4 268 273 -2 2 5 517 503 3 7 5 248 -249 |  |
| -1 11 3 145 159 -7 3 4 51 -48 -7 7 4 192 -188 0 2 5 155 152 -8 8 5 575 -575 |  |
| 1 11 3 161 167 -5 3 4 286 279 -5 7 4 201 203 2 2 5 731 748 -4 8 5 109 -101 |  |
| -12 0 4 146 152 -3 3 4 286 280 -3 7 4 69 -73 4 2 5 133 -132 -2 8 5 486 -481 |  |
| -10 0 4 444 443 -1 3 4 168 161 -1 7 4 285 277 6 2 5 359 356 0 8 5 77 -85 |  |
| -6 0 4 1047 1086 1 3 4 87 91 5 7 4 166 158 -11 3 5 115 113 2 8 5 492 -489 |  |
| -4 0 4 774 792 3 3 4 287 299 -8 8 4 166 -169 -9 3 5 634 642 -3 9 5 420 420 |  |
| -2 0 4 54 -58 5 3 4 198 198 -6 8 4 45 -54 -7 3 5 151 150 -1 9 5 214 -207 |  |
| 0 0 4 1041 1055 9 3 4 223 227 -4 8 4 201 -197 -5 3 5 478 470 -10 0 6 752 -750 |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| -8 0 6 192 193 3 1 6 72 71 3 3 6 55 -50 3 5 6 347 360 -1 1 7 81 81 |  |
| -6 0 6 399 -408 -10 2 6 97 -95 -8 4 6 81 -71 -8 6 6 288 -286 1 1 7 205 214 |  |
| -4 0 6 727 -713 -8 2 6 205 206 -6 4 6 195 189 -6 6 6 216 207 -8 2 7 464 -474 |  |
| -2 0 6 355 -357 -6 2 6 142 144 -4 4 6 148 -127 -4 6 6 179 175 -6 2 7 124 -129 |  |
| 0 0 6 383 -388 -4 2 6 88 95 0 4 6 344 342 0 6 6 225 215 -4 2 7 260 -256 |  |
| 2 0 6 64 -65 -2 2 6 101 103 2 4 6 308 -310 2 6 6 236 -244 -2 2 7 244 -242 |  |
| 4 0 6 772 -785 0 2 6 74 73 -9 5 6 186 189 -5 7 6 211 -207 0 2 7 50 -46 |  |
| -9 1 6 96 98 2 2 6 289 292 -7 5 6 347 340 -3 7 6 233 227 -7 3 7 220 -231 |  |
| -7 1 6 285 -288 -9 3 6 85 -89 -5 5 6 67 59 -1 7 6 242 -237 -5 3 7 555 -549 |  |
| -5 1 6 222 224 -7 3 6 198 -196 -3 5 6 854 840 -7 1 7 228 238 -3 3 7 222 209 |  |
| -3 1 6 397 -381 -5 3 6 179 -179 -1 5 6 52 52 -5 1 7 110 -103 -1 3 7 436 -435 |  |
| -1 1 6 78 75 -1 3 6 281 -278 1 5 6 315 316 -3 1 7 258 253 -4 4 7 72 74 |  |
| 1 1 6 139 -139 1 3 6 173 -175 |  |
| OBSERVED AND CALCULATED STRUCTURE FACTORS FOR THE SAMPLE - ORDERING 950°C 30 MINUTES |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| 2 0 0 131 140 11 5 0 405 -403 -5 1 1 154 156 -8 4 1 144 -148 1 7 1 597 -607 |  |
| 4 0 0 140 145 0 6 0 1076-1089 -3 1 1 855 -857 -6 4 1 95 -95 3 7 1 65 -60 |  |
| 6 0 0 880 880 2 6 0 261 264 -1 1 1 60 -60 -4 4 1 80 -70 5 7 1 494 -501 |  |
| 8 0 0 763 787 4 6 0 196 -187 1 1 1 138 -141 -2 4 1 241 242 7 7 1 91 -91 |  |
| 10 0 0 588 582 8 6 0 184 -183 3 1 1 761 -768 0 4 1 906 -911 9 7 1 501 -504 |  |
| 12 0 0 102 -92 10 6 0 394 -393 5 1 1 48 51 2 4 1 243 242 -8 8 1 393 -398 |  |
| 1 1 0 51 43 12 6 0 314 315 7 1 1 296 -302 4 4 1 364 -361 -6 8 1 226 -224 |  |
| 3 1 0 823 814 1 7 0 26 -29 9 1 1 52 52 6 4 1 63 66 -4 8 1 212 -210 |  |
| 5 1 0 609 -609 3 7 0 112 104 11 1 1 333 -340 10 4 1 331 -332 -2 8 1 1004-1003 |  |
| 7 1 0 436 451 5 7 0 459 456 -12 2 1 691 682 -11 5 1 107 -110 0 8 1 215 223 |  |
| 11 1 0 296 290 7 7 0 292 -293 -8 2 1 383 385 -9 5 1 88 90 2 8 1 591 -583 |  |
| 13 1 0 145 -145 9 7 0 202 202 -6 2 1 480 485 -7 5 1 71 62 4 8 1 204 -209 |  |
| 0 2 0 242 236 2 8 0 261 -269 -4 2 1 682 677 -5 5 1 82 85 6 8 1 580 -575 |  |
| 2 2 0 657 -648 4 8 0 385 -387 -2 2 1 1401 1365 -3 5 1 174 -167 8 8 1 202 -199 |  |
| 4 2 0 230 -228 6 8 0 53 -51 0 2 1 400 -372 -1 5 1 295 296 -9 9 1 60 -52 |  |
| 6 2 0 180 -184 8 8 0 69 -75 2 2 1 1117 1096 1 5 1 87 92 -7 9 1 575 574 |  |
| 8 2 0 222 -220 10 8 0 278 -281 4 2 1 310 296 3 5 1 209 -207 -5 9 1 433 -428 |  |
| 12 2 0 187 -183 1 9 0 40 -45 6 2 1 721 736 5 5 1 185 188 -3 9 1 84 86 |  |
| 1 3 0 109 97 3 9 0 201 200 8 2 1 432 424 7 5 1 39 36 -1 9 1 88 83 |  |
| 3 3 0 618 621 5 9 0 179 -188 10 2 1 67 -51 9 5 1 51 54 1 9 1 183 184 |  |
| 5 3 0 388 387 7 9 0 167 156 12 2 1 468 464 11 5 1 76 -70 3 9 1 159 158 |  |
| 7 3 0 88 -90 9 9 0 80 -83 -13 3 1 223 221 -10 6 1 212 215 5 9 1 339 -330 |  |
| 9 3 0 300 303 0 10 0 726 745 -11 3 1 307 301 -6 6 1 270 266 7 9 1 341 344 |  |
| 11 3 0 177 178 2 10 0 74 75 -9 3 1 707 720 -4 6 1 349 350 -8 10 1 130 -121 |  |
| 0 4 0 56 -40 4 10 0 537 538 -7 3 1 426 -442 -2 6 1 108 -120 -6 10 1 49 30 |  |
| 2 4 0 173 165 6 10 0 220 229 -5 3 1 1135 1158 0 6 1 486 488 -2 10 1 383 -368 |  |
| 4 4 0 648 -658 8 10 0 189 193 -3 3 1 995 991 2 6 1 210 197 0 10 1 170 175 |  |
| 6 4 0 278 276 1 11 0 73 86 -1 3 1 925 913 4 6 1 231 228 2 10 1 67 -55 |  |
| 8 4 0 145 140 3 11 0 272 278 1 3 1 181 -179 6 6 1 58 58 4 10 1 95 -78 |  |
| 10 4 0 462 -458 5 11 0 311 -293 3 3 1 393 383 8 6 1 217 216 6 10 1 201 -197 |  |
| 12 4 0 191 191 7 11 0 341 356 5 3 1 1511 1523 10 6 1 210 208 -7 11 1 224 -227 |  |
| 1 5 0 980 -979 0 12 0 422 400 7 3 1 152 -163 -11 7 1 119 -124 -5 11 1 207 -220 |  |
| 3 5 0 715 -724 2 12 0 244 -255 9 3 1 455 454 -9 7 1 300 -301 -3 11 1 66 -78 |  |
| 5 5 0 95 107 -11 1 1 268 -267 11 3 1 125 132 -5 7 1 863 -873 -1 11 1 92 -92 |  |
| 7 5 0 1124-1138 -9 1 1 34 -31 -12 4 1 301 289 -3 7 1 74 73 1 11 1 315 -324 |  |
| 9 5 0 147 -138 -7 1 1 372 -381 -10 4 1 310 -298 -1 7 1 436 -449 3 11 1 143 -155 |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| 5 11 1 39 26 0 2 2 619 614 1 5 2 728 711 -9 9 2 130 133 9 1 3 159 -156 |  |
| -4 12 1 172 152 2 2 2 469 466 3 5 2 1111 1121 -7 9 2 259 -255 -12 2 3 552 -539 |  |
| -2 12 1 298 278 4 2 2 364 -368 5 5 2 47 19 -5 9 2 156 165 -10 2 3 88 -81 |  |
| 2 12 1 449 429 6 2 2 403 398 7 5 2 586 585 -3 9 2 104 -105 -8 2 3 675 -679 |  |
| -14 0 2 577 -566 8 2 2 340 338 9 5 2 136 150 -1 9 2 57 60 -6 2 3 102 -98 |  |
| -12 0 2 100 94 10 2 2 103 -100 -12 6 2 249 -237 1 9 2 96 -86 -4 2 3 258 -263 |  |
| -10 0 2 727 -723 -13 3 2 186 -185 -10 6 2 104 96 3 9 2 63 -60 -2 2 3 1232-1236 |  |
| -8 0 2 333 -337 -11 3 2 42 -41 -8 6 2 52 42 5 9 2 151 152 0 2 3 106 -103 |  |
| -6 0 2 1011-1045 -9 3 2 149 -148 -6 6 2 590 583 7 9 2 202 -191 2 2 3 764 -770 |  |
| -4 0 2 1128-1132 -7 3 2 284 -281 -4 6 2 87 76 -8 10 2 158 -162 4 2 3 55 58 |  |
| -2 0 2 360 344 -5 3 2 330 -327 -2 6 2 658 -669 -6 10 2 256 -266 6 2 3 647 -649 |  |
| 0 0 2 1533-1520 -3 3 2 89 82 0 6 2 1000 1006 -4 10 2 489 -493 8 2 3 341 -340 |  |
| 2 0 2 983 -954 -1 3 2 597 -593 4 6 2 246 243 -2 10 2 141 -140 10 2 3 68 -67 |  |
| 4 0 2 1174-1183 1 3 2 458 -447 6 6 2 144 -141 0 10 2 576 -585 -11 3 3 363 -358 |  |
| 6 0 2 47 51 3 3 2 51 44 8 6 2 153 152 4 10 2 660 -653 -9 3 3 796 -792 |  |
| 8 0 2 449 -463 5 3 2 304 -303 10 6 2 244 244 6 10 2 132 -137 -7 3 3 240 250 |  |
| 10 0 2 797 -805 7 3 2 237 -243 -11 7 2 41 -39 -7 11 2 440 -449 -5 3 3 727 -746 |  |
| -13 1 2 187 -184 9 3 2 143 -140 -9 7 2 183 -181 -5 11 2 204 187 -3 3 3 293 -282 |  |
| -11 1 2 40 31 -12 4 2 254 -247 -7 7 2 172 176 -3 11 2 217 -232 -1 3 3 1197-1214 |  |
| -9 1 2 259 272 -10 4 2 226 226 -5 7 2 315 -309 -1 11 2 116 97 1 3 3 282 -272 |  |
| -7 1 2 989-1001 -8 4 2 38 -8 -3 7 2 122 126 1 11 2 169 -186 3 3 3 40 -22 |  |
| -5 1 2 322 331 -6 4 2 144 151 -1 7 2 375 -368 3 11 2 264 -277 5 3 3 815 -820 |  |
| -3 1 2 73 69 -4 4 2 51 61 1 7 2 56 -53 5 11 2 227 212 7 3 3 115 -123 |  |
| -1 1 2 28 15 -2 4 2 240 -233 3 7 2 213 215 -2 12 2 367 378 9 3 3 526 -530 |  |
| 1 1 2 685 -677 0 4 2 641 637 5 7 2 352 -349 0 12 2 247 -232 -12 4 3 136 -131 |  |
| 3 1 2 277 -280 2 4 2 441 -437 9 7 2 164 -163 -13 1 3 73 73 -10 4 3 211 208 |  |
| 5 1 2 378 382 4 4 2 353 364 -10 8 2 166 162 -11 1 3 97 100 -8 4 3 181 -190 |  |
| 7 1 2 523 -528 8 4 2 78 -77 -8 8 2 189 194 -9 1 3 83 83 -6 4 3 376 385 |  |
| 9 1 2 248 250 10 4 2 96 89 -6 8 2 142 143 -7 1 3 417 420 -4 4 3 313 313 |  |
| 11 1 2 245 -243 -13 5 2 224 219 -4 8 2 165 170 -5 1 3 262 -263 -2 4 3 453 -461 |  |
| -12 2 2 329 329 -11 5 2 374 371 -2 8 2 259 260 -3 1 3 679 683 0 4 3 442 443 |  |
| -10 2 2 255 -249 -9 5 2 174 174 0 8 2 236 234 -1 1 3 120 113 2 4 3 30 -37 |  |
| -8 2 2 286 285 -7 5 2 946 952 2 8 2 108 110 1 1 3 46 41 4 4 3 417 418 |  |
| -6 2 2 512 513 -5 5 2 128 104 4 8 2 240 242 3 1 3 350 346 6 4 3 146 -144 |  |
| -4 2 2 197 -193 -3 5 2 1052 1075 6 8 2 229 230 5 1 3 152 147 8 4 3 77 75 |  |
| -2 2 2 203 205 -1 5 2 151 148 8 8 2 70 69 7 1 3 287 292 10 4 3 200 205 |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| -11 5 3 73 -74 6 8 3 420 427 7 1 4 145 139 1 5 4 582 -572 0 10 4 528 529 |  |
| -9 5 3 77 70 -9 9 3 340 337 9 1 4 187 -184 3 5 4 537 -534 -11 1 5 45 -50 |  |
| -7 5 3 46 48 -7 9 3 398 -401 -12 2 4 271 -266 5 5 4 227 -231 -9 1 5 46 -51 |  |
| -5 5 3 339 -346 -5 9 3 42 -33 -10 2 4 77 -79 7 5 4 597 -598 -7 1 5 332 -325 |  |
| -3 5 3 209 209 -3 9 3 147 -147 -8 2 4 118 -120 -10 6 4 315 -299 -5 1 5 162 163 |  |
| -1 5 3 46 34 -1 9 3 404 393 -6 2 4 48 -35 -8 6 4 349 347 -3 1 5 422 -429 |  |
| 1 5 3 269 -273 1 9 3 307 -308 -4 2 4 338 -338 -6 6 4 348 -348 -1 1 5 62 -65 |  |
| 5 5 3 109 104 3 9 3 336 -336 -2 2 4 214 -215 -4 6 4 485 -475 1 1 5 166 -166 |  |
| 9 5 3 210 -214 5 9 3 320 313 0 2 4 166 171 -2 6 4 293 303 3 1 5 97 -97 |  |
| -10 6 3 234 -231 -4 10 3 55 44 2 2 4 555 -559 0 6 4 211 -201 5 1 5 127 -122 |  |
| -8 6 3 125 -122 -2 10 3 156 145 4 2 4 46 -47 2 6 4 69 65 7 1 5 316 -323 |  |
| -6 6 3 153 -152 2 10 3 224 213 8 2 4 158 -156 4 6 4 572 -568 -12 2 5 403 395 |  |
| -4 6 3 184 -179 4 10 3 127 -141 -11 3 4 191 189 6 6 4 247 241 -10 2 5 36 -40 |  |
| -2 6 3 163 -162 -3 11 3 160 170 -9 3 4 242 246 -9 7 4 281 278 -8 2 5 650 654 |  |
| 0 6 3 345 -338 -1 11 3 142 154 -7 3 4 51 -49 -7 7 4 192 -190 -6 2 5 170 170 |  |
| 2 6 3 48 56 1 11 3 160 164 -5 3 4 286 280 -5 7 4 204 203 -4 2 5 200 201 |  |
| 4 6 3 364 -362 -12 0 4 154 156 -3 3 4 281 281 -3 7 4 67 -72 -2 2 5 499 502 |  |
| 6 6 3 120 -123 -10 0 4 457 455 -1 3 4 167 165 -1 7 4 282 278 0 2 5 156 153 |  |
| 8 6 3 73 -72 -6 0 4 1073 1104 1 3 4 89 90 1 7 4 54 27 2 2 5 750 756 |  |
| -11 7 3 143 133 -4 0 4 791 798 3 3 4 300 301 3 7 4 31 27 4 2 5 141 -132 |  |
| -9 7 3 417 412 -2 0 4 57 -56 5 3 4 203 202 5 7 4 168 160 6 2 5 360 361 |  |
| -7 7 3 30 -18 0 0 4 1051 1062 9 3 4 225 232 -8 8 4 170 -172 -11 3 5 122 115 |  |
| -5 7 3 569 577 2 0 4 246 230 -12 4 4 244 245 -6 8 4 48 -50 -9 3 5 662 654 |  |
| -3 7 3 28 -24 4 0 4 919 916 -10 4 4 367 -372 -4 8 4 191 -196 -7 3 5 154 153 |  |
| -1 7 3 617 613 6 0 4 205 210 -8 4 4 165 161 -2 8 4 273 -271 -5 3 5 476 474 |  |
| 1 7 3 272 272 8 0 4 347 345 -4 4 4 237 -234 0 8 4 123 -122 -3 3 5 159 -163 |  |
| 3 7 3 108 104 -13 1 4 150 143 0 4 4 151 -153 2 8 4 77 -80 -1 3 5 926 930 |  |
| 5 7 3 452 453 -11 1 4 150 146 2 4 4 332 328 4 8 4 253 -248 1 3 5 277 285 |  |
| -10 8 3 39 39 -9 1 4 155 -152 4 4 4 467 -459 -7 9 4 99 95 3 3 5 112 116 |  |
| -8 8 3 384 386 -7 1 4 286 289 6 4 4 108 104 -5 9 4 128 -130 5 3 5 428 424 |  |
| -6 8 3 173 167 -5 1 4 118 -123 8 4 4 72 65 -3 9 4 235 224 -10 4 5 285 -275 |  |
| -4 8 3 243 231 -3 1 4 765 784 -11 5 4 223 -225 -1 9 4 154 -156 -8 4 5 193 185 |  |
| -2 8 3 644 638 -1 1 4 492 -495 -7 5 4 859 -862 3 9 4 105 94 -6 4 5 167 -163 |  |
| 0 8 3 31 21 1 1 4 56 40 -5 5 4 149 -148 -6 10 4 361 357 -4 4 5 202 -197 |  |
| 2 8 3 693 691 3 1 4 489 485 -3 5 4 821 -816 -4 10 4 308 309 0 4 5 223 -224 |  |
| 4 8 3 150 -144 5 1 4 86 -80 -1 5 4 141 -135 -2 10 4 175 177 2 4 5 251 250 |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| 4 4 5 433 -430 1 7 5 289 -286 -7 1 6 296 -290 -8 4 6 77 -75 -3 7 6 229 226 |  |
| -9 5 5 71 67 3 7 5 257 -255 -5 1 6 231 226 -6 4 6 197 194 -1 7 6 245 -237 |  |
| -7 5 5 64 -60 -8 8 5 573 -585 -3 1 6 386 -383 -4 4 6 129 -129 -7 1 7 236 242 |  |
| -5 5 5 119 122 -6 8 5 42 -44 -1 1 6 80 79 0 4 6 349 344 -5 1 7 108 -104 |  |
| -3 5 5 37 -33 -4 8 5 103 -101 1 1 6 146 -142 2 4 6 311 -310 -3 1 7 258 257 |  |
| -1 5 5 49 44 -2 8 5 471 -478 3 1 6 78 73 -9 5 6 197 196 -1 1 7 74 82 |  |
| 3 5 5 82 79 0 8 5 77 -85 -10 2 6 105 -99 -7 5 6 345 344 1 1 7 209 217 |  |
| 5 5 5 43 43 2 8 5 497 -490 -8 2 6 214 210 -5 5 6 56 56 -8 2 7 473 -485 |  |
| -10 6 5 189 191 -3 9 5 423 419 -6 2 6 144 147 -3 5 6 854 846 -6 2 7 121 -128 |  |
| -8 6 5 44 -49 -1 9 5 208 -205 -4 2 6 92 98 -1 5 6 67 54 -4 2 7 256 -261 |  |
| -6 6 5 255 251 -10 0 6 781 -774 -2 2 6 99 102 1 5 6 317 319 -2 2 7 239 -242 |  |
| -4 6 5 202 199 -8 0 6 203 199 0 2 6 75 75 3 5 6 347 360 0 2 7 46 -47 |  |
| 0 6 5 261 257 -6 0 6 412 -414 2 2 6 299 296 -8 6 6 292 -294 -7 3 7 227 -233 |  |
| 2 6 5 103 99 -4 0 6 712 -714 -9 3 6 90 -89 -6 6 6 215 210 -5 3 7 549 -556 |  |
| 4 6 5 205 202 -2 0 6 357 -365 -7 3 6 198 -199 -4 6 6 174 173 -3 3 7 215 209 |  |
| -9 7 5 203 -195 0 0 6 391 -392 -5 3 6 181 -182 0 6 6 221 214 -1 3 7 435 -438 |  |
| -5 7 5 623 -621 2 0 6 64 -64 -1 3 6 283 -279 2 6 6 236 -244 -6 4 7 151 150 |  |
| -3 7 5 118 113 4 0 6 805 -795 1 3 6 176 -177 -5 7 6 210 -209 -4 4 7 72 76 |  |
| -1 7 5 322 -320 -9 1 6 98 100 3 3 6 43 -53 |  |
| OBSERVED AND CALCULATED STRUCTURE FACTORS FOR THE SAMPLE - ORDERING 950°C 60 MINUTES |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| 2 0 0 129 138 9 5 0 151 -136 -7 1 1 369 -377 -10 4 1 297 -294 -1 7 1 441 -446 |  |
| 4 0 0 139 143 11 5 0 401 -397 -5 1 1 157 156 -8 4 1 146 -144 1 7 1 600 -604 |  |
| 6 0 0 875 873 0 6 0 1076-1084 -3 1 1 854 -854 -6 4 1 92 -92 3 7 1 70 -60 |  |
| 8 0 0 763 780 2 6 0 253 263 -1 1 1 59 -61 -4 4 1 74 -70 5 7 1 490 -497 |  |
| 10 0 0 598 578 4 6 0 196 -187 1 1 1 137 -139 -2 4 1 239 241 7 7 1 88 -89 |  |
| 12 0 0 109 -91 8 6 0 184 -182 3 1 1 757 -765 0 4 1 901 -907 9 7 1 506 -498 |  |
| 1 1 0 51 43 10 6 0 388 -388 5 1 1 46 49 2 4 1 241 243 -8 8 1 386 -392 |  |
| 3 1 0 823 814 12 6 0 315 309 7 1 1 296 -300 4 4 1 364 -361 -6 8 1 222 -221 |  |
| 5 1 0 603 -608 3 7 0 103 101 9 1 1 70 54 6 4 1 63 67 -4 8 1 211 -208 |  |
| 7 1 0 432 450 5 7 0 457 453 11 1 1 334 -336 10 4 1 335 -328 -2 8 1 978 -997 |  |
| 11 1 0 298 285 7 7 0 287 -288 -12 2 1 669 668 -11 5 1 108 -109 0 8 1 217 224 |  |
| 13 1 0 141 -140 9 7 0 204 200 -8 2 1 379 381 -9 5 1 83 87 2 8 1 580 -581 |  |
| 0 2 0 237 237 2 8 0 259 -267 -6 2 1 470 481 -7 5 1 60 60 4 8 1 201 -208 |  |
| 2 2 0 658 -648 4 8 0 380 -385 -4 2 1 675 673 -5 5 1 84 86 6 8 1 576 -569 |  |
| 4 2 0 229 -225 6 8 0 55 -50 -2 2 1 1386 1362 -3 5 1 180 -168 8 8 1 205 -196 |  |
| 6 2 0 177 -183 8 8 0 68 -72 0 2 1 397 -376 -1 5 1 288 292 -9 9 1 56 -51 |  |
| 8 2 0 220 -221 10 8 0 276 -277 2 2 1 1104 1092 1 5 1 91 93 -7 9 1 566 566 |  |
| 10 2 0 37 -27 1 9 0 45 -47 4 2 1 303 295 3 5 1 211 -207 -5 9 1 431 -423 |  |
| 12 2 0 184 -178 3 9 0 201 200 6 2 1 719 733 5 5 1 185 184 -3 9 1 87 89 |  |
| 1 3 0 112 96 5 9 0 181 -185 8 2 1 427 420 7 5 1 60 35 -1 9 1 110 82 |  |
| 3 3 0 617 617 7 9 0 162 153 10 2 1 57 -51 9 5 1 55 56 1 9 1 184 184 |  |
| 5 3 0 382 383 9 9 0 77 -82 12 2 1 466 458 11 5 1 75 -72 3 9 1 164 160 |  |
| 7 3 0 86 -89 0 10 0 726 739 -13 3 1 220 218 -10 6 1 207 211 5 9 1 335 -328 |  |
| 9 3 0 295 299 2 10 0 70 73 -11 3 1 300 297 -6 6 1 269 261 7 9 1 345 342 |  |
| 11 3 0 167 173 4 10 0 533 534 -9 3 1 697 709 -4 6 1 351 349 -8 10 1 130 -119 |  |
| 0 4 0 47 -38 6 10 0 221 228 -7 3 1 422 -437 -2 6 1 105 -117 -2 10 1 378 -362 |  |
| 2 4 0 171 166 8 10 0 188 190 -5 3 1 1138 1153 0 6 1 482 484 0 10 1 174 174 |  |
| 4 4 0 649 -655 1 11 0 71 84 -3 3 1 988 986 2 6 1 209 194 2 10 1 74 -57 |  |
| 6 4 0 279 274 3 11 0 269 275 -1 3 1 925 911 4 6 1 231 228 4 10 1 87 -73 |  |
| 8 4 0 143 138 5 11 0 309 -290 1 3 1 183 -180 6 6 1 61 58 6 10 1 194 -193 |  |
| 10 4 0 456 -450 7 11 0 334 351 3 3 1 393 381 8 6 1 221 213 -7 11 1 218 -225 |  |
| 12 4 0 182 187 0 12 0 414 394 5 3 1 1486 1519 10 6 1 203 204 -5 11 1 207 -218 |  |
| 1 5 0 975 -975 2 12 0 246 -255 7 3 1 153 -162 -11 7 1 114 -121 -3 11 1 67 -78 |  |
| 3 5 0 709 -719 -13 1 1 47 -21 9 3 1 450 450 -9 7 1 296 -299 -1 11 1 84 -93 |  |
| 5 5 0 94 108 -11 1 1 260 -262 11 3 1 128 131 -5 7 1 843 -864 1 11 1 312 -322 |  |
| 7 5 0 1116-1129 -9 1 1 36 -29 -12 4 1 291 283 -3 7 1 74 74 3 11 1 138 -153 |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| -4 12 1 170 148 8 2 2 344 337 -10 6 2 100 97 5 9 2 150 150 0 2 3 106 -101 |  |
| -2 12 1 298 274 10 2 2 96 -96 -8 6 2 53 43 7 9 2 195 -189 2 2 3 772 -767 |  |
| 2 12 1 448 426 -13 3 2 180 -179 -6 6 2 583 576 -8 10 2 154 -159 4 2 3 56 59 |  |
| -14 0 2 559 -551 -11 3 2 55 -40 -4 6 2 87 75 -6 10 2 250 -262 6 2 3 651 -648 |  |
| -12 0 2 103 92 -9 3 2 153 -144 -2 6 2 653 -665 -4 10 2 480 -489 8 2 3 339 -338 |  |
| -10 0 2 709 -711 -7 3 2 279 -277 0 6 2 991 1003 -2 10 2 135 -140 10 2 3 61 -65 |  |
| -8 0 2 330 -335 -5 3 2 327 -324 4 6 2 247 243 0 10 2 575 -580 -11 3 3 356 -352 |  |
| -6 0 2 1017-1036 -3 3 2 89 84 6 6 2 144 -142 4 10 2 654 -648 -9 3 3 778 -777 |  |
| -4 0 2 1127-1126 -1 3 2 594 -590 8 6 2 155 151 6 10 2 126 -137 -7 3 3 236 246 |  |
| -2 0 2 361 346 1 3 2 458 -445 10 6 2 245 244 -7 11 2 434 -440 -5 3 3 738 -741 |  |
| 0 0 2 1526-1515 3 3 2 48 45 -9 7 2 174 -176 -5 11 2 195 185 -3 3 3 289 -280 |  |
| 2 0 2 962 -956 5 3 2 305 -302 -7 7 2 171 173 -3 11 2 211 -228 -1 3 3 1220-1212 |  |
| 4 0 2 1164-1179 7 3 2 241 -240 -5 7 2 309 -309 -1 11 2 115 97 1 3 3 278 -269 |  |
| 8 0 2 447 -463 9 3 2 142 -138 -3 7 2 124 128 1 11 2 166 -184 5 3 3 827 -821 |  |
| 10 0 2 792 -798 -12 4 2 244 -239 -1 7 2 368 -366 3 11 2 263 -273 7 3 3 122 -124 |  |
| -13 1 2 180 -179 -10 4 2 222 222 1 7 2 57 -55 5 11 2 226 211 9 3 3 523 -525 |  |
| -9 1 2 250 266 -6 4 2 148 149 3 7 2 209 214 -2 12 2 356 375 -12 4 3 138 -130 |  |
| -7 1 2 978 -991 -4 4 2 57 59 5 7 2 357 -348 0 12 2 247 -227 -10 4 3 203 203 |  |
| -5 1 2 322 330 -2 4 2 241 -232 9 7 2 166 -163 -13 1 3 69 71 -8 4 3 180 -186 |  |
| -1 1 2 27 13 0 4 2 637 637 -10 8 2 158 159 -11 1 3 100 97 -6 4 3 378 379 |  |
| 1 1 2 687 -675 2 4 2 445 -440 -8 8 2 191 191 -9 1 3 85 80 -4 4 3 310 308 |  |
| 3 1 2 272 -280 4 4 2 356 363 -6 8 2 138 141 -7 1 3 414 416 -2 4 3 452 -458 |  |
| 5 1 2 374 380 8 4 2 85 -78 -4 8 2 160 166 -5 1 3 257 -261 0 4 3 449 443 |  |
| 7 1 2 517 -525 10 4 2 94 88 -2 8 2 254 258 -3 1 3 665 677 4 4 3 419 418 |  |
| 9 1 2 248 248 -13 5 2 218 214 0 8 2 236 234 -1 1 3 114 114 6 4 3 146 -143 |  |
| 11 1 2 246 -243 -11 5 2 363 363 2 8 2 104 106 1 1 3 49 41 8 4 3 72 73 |  |
| -12 2 2 320 320 -9 5 2 174 170 4 8 2 242 242 3 1 3 346 343 10 4 3 201 202 |  |
| -10 2 2 239 -244 -7 5 2 933 941 6 8 2 230 231 5 1 3 147 148 -11 5 3 65 -72 |  |
| -8 2 2 284 281 -5 5 2 122 103 8 8 2 68 65 7 1 3 283 293 -9 5 3 70 69 |  |
| -6 2 2 509 507 -3 5 2 1075 1068 -9 9 2 135 129 9 1 3 161 -158 -7 5 3 56 50 |  |
| -4 2 2 196 -191 -1 5 2 145 144 -7 9 2 256 -250 -12 2 3 539 -526 -5 5 3 336 -342 |  |
| -2 2 2 203 205 1 5 2 721 710 -5 9 2 159 165 -10 2 3 80 -80 -3 5 3 211 207 |  |
| 0 2 2 620 611 3 5 2 1106 1117 -3 9 2 103 -104 -8 2 3 671 -669 -1 5 3 49 35 |  |
| 2 2 2 474 467 7 5 2 585 582 -1 9 2 54 58 -6 2 3 102 -96 1 5 3 264 -271 |  |
| 4 2 2 365 -367 9 5 2 143 149 1 9 2 95 -83 -4 2 3 257 -261 5 5 3 106 105 |  |
| 6 2 2 396 394 -12 6 2 238 -231 3 9 2 71 -57 -2 2 3 1227-1231 9 5 3 210 -214 |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| -10 6 3 218 -224 -3 11 3 161 169 -9 3 4 240 240 -9 7 4 273 270 2 2 5 764 753 |  |
| -8 6 3 119 -121 -1 11 3 143 153 -7 3 4 58 -50 -7 7 4 188 -189 4 2 5 136 -134 |  |
| -6 6 3 151 -148 1 11 3 158 164 -5 3 4 284 278 -5 7 4 202 204 6 2 5 356 361 |  |
| -4 6 3 184 -176 -12 0 4 142 151 -3 3 4 282 280 -3 7 4 72 -70 -11 3 5 113 115 |  |
| -2 6 3 157 -162 -10 0 4 453 446 -1 3 4 169 161 -1 7 4 283 274 -9 3 5 640 639 |  |
| 0 6 3 344 -337 -6 0 4 1068 1091 1 3 4 90 89 5 7 4 171 159 -7 3 5 147 151 |  |
| 2 6 3 56 57 -4 0 4 787 791 3 3 4 297 301 -8 8 4 169 -167 -5 3 5 469 470 |  |
| 4 6 3 363 -359 -2 0 4 54 -56 5 3 4 207 200 -4 8 4 187 -194 -3 3 5 158 -163 |  |
| 6 6 3 123 -121 0 0 4 1049 1057 9 3 4 223 231 -2 8 4 270 -267 -1 3 5 930 927 |  |
| 8 6 3 72 -73 2 0 4 247 230 -12 4 4 242 235 0 8 4 122 -122 1 3 5 282 285 |  |
| -11 7 3 132 130 4 0 4 907 918 -10 4 4 362 -362 2 8 4 72 -79 3 3 5 120 114 |  |
| -9 7 3 404 404 6 0 4 201 205 -8 4 4 160 159 4 8 4 249 -245 5 3 5 433 422 |  |
| -5 7 3 565 571 8 0 4 340 341 -4 4 4 233 -232 -7 9 4 111 94 -10 4 5 275 -265 |  |
| -1 7 3 607 607 -13 1 4 153 140 0 4 4 150 -154 -5 9 4 122 -129 -8 4 5 187 181 |  |
| 1 7 3 271 270 -11 1 4 148 142 2 4 4 332 327 -3 9 4 232 220 -6 4 5 160 -162 |  |
| 3 7 3 119 106 -9 1 4 161 -148 4 4 4 466 -455 -1 9 4 157 -154 -4 4 5 200 -193 |  |
| 5 7 3 454 449 -7 1 4 287 286 6 4 4 105 103 3 9 4 101 92 0 4 5 228 -224 |  |
| -8 8 3 382 381 -5 1 4 114 -121 8 4 4 62 62 -6 10 4 355 352 2 4 5 253 250 |  |
| -6 8 3 167 164 -3 1 4 769 780 -11 5 4 215 -220 -4 10 4 298 303 4 4 5 434 -429 |  |
| -4 8 3 249 227 -1 1 4 485 -495 -7 5 4 842 -849 -2 10 4 170 175 -9 5 5 67 66 |  |
| -2 8 3 632 634 1 1 4 58 42 -5 5 4 150 -146 0 10 4 527 527 -7 5 5 65 -60 |  |
| 2 8 3 692 686 3 1 4 486 485 -3 5 4 830 -809 -11 1 5 45 -49 -5 5 5 118 119 |  |
| 4 8 3 143 -143 5 1 4 84 -81 -1 5 4 142 -133 -7 1 5 324 -320 -3 5 5 45 -32 |  |
| 6 8 3 424 426 7 1 4 144 140 1 5 4 579 -569 -5 1 5 159 160 3 5 5 86 81 |  |
| -9 9 3 332 326 9 1 4 187 -184 3 5 4 533 -533 -3 1 5 415 -424 -10 6 5 186 184 |  |
| -7 9 3 394 -395 -12 2 4 267 -257 5 5 4 227 -231 -1 1 5 61 -64 -8 6 5 45 -47 |  |
| -3 9 3 147 -148 -10 2 4 82 -78 7 5 4 601 -594 1 1 5 166 -167 -6 6 5 259 246 |  |
| -1 9 3 393 388 -8 2 4 106 -117 -10 6 4 302 -294 3 1 5 97 -94 -4 6 5 201 195 |  |
| 1 9 3 307 -307 -6 2 4 41 -32 -8 6 4 340 339 5 1 5 119 -121 0 6 5 263 257 |  |
| 3 9 3 335 -336 -4 2 4 340 -338 -6 6 4 347 -343 7 1 5 308 -325 2 6 5 104 98 |  |
| 5 9 3 318 311 -2 2 4 213 -214 -4 6 4 478 -471 -12 2 5 392 383 4 6 5 200 201 |  |
| -4 10 3 52 45 0 2 4 169 174 -2 6 4 298 301 -8 2 5 638 642 -5 7 5 615 -611 |  |
| -2 10 3 153 142 2 2 4 560 -562 0 6 4 206 -200 -6 2 5 169 167 -3 7 5 122 110 |  |
| 0 10 3 45 -40 4 2 4 48 -47 2 6 4 63 63 -4 2 5 197 199 -1 7 5 330 -319 |  |
| 2 10 3 223 213 8 2 4 159 -157 4 6 4 572 -568 -2 2 5 499 500 1 7 5 291 -282 |  |
| 4 10 3 120 -141 -11 3 4 188 183 6 6 4 243 243 0 2 5 154 153 3 7 5 255 -255 |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| -8 8 5 569 -573 4 0 6 784 -798 0 2 6 80 73 -3 5 6 832 839 -5 1 7 104 -101 |  |
| -4 8 5 101 -100 -9 1 6 94 97 2 2 6 301 294 -1 5 6 44 51 -3 1 7 253 253 |  |
| -2 8 5 480 -474 -7 1 6 289 -287 -9 3 6 94 -87 1 5 6 316 318 -1 1 7 81 80 |  |
| 0 8 5 82 -85 -5 1 6 227 222 -7 3 6 198 -194 3 5 6 349 359 1 1 7 201 218 |  |
| 2 8 5 488 -487 -3 1 6 372 -380 -5 3 6 175 -178 -8 6 6 276 -284 -8 2 7 469 -475 |  |
| -3 9 5 415 415 -1 1 6 80 78 -1 3 6 281 -278 -6 6 6 211 207 -6 2 7 125 -126 |  |
| -1 9 5 211 -204 1 1 6 144 -141 1 3 6 172 -174 -4 6 6 170 170 -4 2 7 254 -258 |  |
| -10 0 6 771 -753 3 1 6 79 73 -8 4 6 75 -74 0 6 6 217 212 -2 2 7 243 -240 |  |
| -8 0 6 197 193 -10 2 6 96 -97 -6 4 6 193 192 2 6 6 240 -245 -7 3 7 226 -229 |  |
| -6 0 6 404 -408 -8 2 6 211 208 -4 4 6 132 -128 -5 7 6 202 -204 -5 3 7 540 -549 |  |
| -4 0 6 702 -708 -6 2 6 137 143 0 4 6 341 343 -3 7 6 226 222 -3 3 7 207 208 |  |
| -2 0 6 356 -362 -4 2 6 90 95 2 4 6 319 -309 -1 7 6 240 -237 -1 3 7 436 -435 |  |
| 0 0 6 380 -387 -2 2 6 102 104 -7 5 6 332 336 -7 1 7 232 235 -4 4 7 74 74 |  |
| 2 0 6 57 -64 |  |
| OBSERVED AND CALCULATED STRUCTURE FACTORS FOR THE SAMPLE - ORDERING 950°C 120 MINUTES |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| 2 0 0 130 139 11 5 0 404 -392 -3 1 1 848 -848 -6 4 1 105 -93 5 7 1 497 -497 |  |
| 4 0 0 136 146 0 6 0 1089-1089 -1 1 1 59 -56 -4 4 1 79 -64 7 7 1 89 -88 |  |
| 6 0 0 864 872 2 6 0 255 259 1 1 1 136 -136 -2 4 1 239 247 9 7 1 500 -490 |  |
| 8 0 0 755 769 4 6 0 194 -190 3 1 1 749 -761 0 4 1 922 -903 -8 8 1 389 -394 |  |
| 10 0 0 586 568 8 6 0 181 -181 5 1 1 49 52 2 4 1 243 244 -6 8 1 229 -225 |  |
| 12 0 0 101 -89 10 6 0 392 -385 7 1 1 296 -297 4 4 1 365 -358 -4 8 1 218 -212 |  |
| 1 1 0 69 50 12 6 0 316 307 9 1 1 53 51 6 4 1 60 69 -2 8 1 1001-1004 |  |
| 3 1 0 814 815 3 7 0 110 102 11 1 1 341 -332 10 4 1 335 -327 0 8 1 220 222 |  |
| 5 1 0 600 -606 5 7 0 459 455 -12 2 1 663 658 -11 5 1 102 -109 2 8 1 582 -587 |  |
| 7 1 0 430 448 7 7 0 292 -289 -8 2 1 381 379 -9 5 1 83 83 4 8 1 205 -211 |  |
| 11 1 0 287 279 9 7 0 200 199 -6 2 1 464 481 -7 5 1 57 62 6 8 1 581 -569 |  |
| 13 1 0 140 -140 2 8 0 263 -269 -4 2 1 672 675 -5 5 1 82 88 8 8 1 203 -197 |  |
| 0 2 0 248 242 4 8 0 389 -385 -2 2 1 1363 1345 -3 5 1 178 -167 -9 9 1 59 -51 |  |
| 2 2 0 650 -642 6 8 0 52 -49 0 2 1 401 -370 -1 5 1 292 295 -7 9 1 568 569 |  |
| 4 2 0 225 -223 8 8 0 66 -73 2 2 1 1093 1087 1 5 1 83 91 -5 9 1 433 -429 |  |
| 6 2 0 177 -182 10 8 0 279 -279 4 2 1 302 295 3 5 1 210 -207 -3 9 1 87 86 |  |
| 8 2 0 223 -220 1 9 0 43 -49 6 2 1 718 728 5 5 1 185 186 -1 9 1 83 80 |  |
| 12 2 0 183 -176 3 9 0 200 199 8 2 1 429 416 9 5 1 51 54 1 9 1 181 182 |  |
| 1 3 0 108 95 5 9 0 182 -188 10 2 1 65 -53 11 5 1 75 -71 3 9 1 162 159 |  |
| 3 3 0 615 617 7 9 0 162 152 12 2 1 462 447 -10 6 1 207 211 5 9 1 341 -331 |  |
| 5 3 0 380 380 9 9 0 82 -85 -13 3 1 214 212 -6 6 1 268 263 7 9 1 338 340 |  |
| 7 3 0 94 -89 0 10 0 738 748 -11 3 1 293 293 -4 6 1 354 352 -8 10 1 127 -119 |  |
| 9 3 0 302 299 2 10 0 68 74 -9 3 1 696 705 -2 6 1 117 -119 -2 10 1 374 -367 |  |
| 11 3 0 172 171 4 10 0 536 536 -7 3 1 417 -435 0 6 1 490 488 0 10 1 172 178 |  |
| 0 4 0 37 -39 6 10 0 221 228 -5 3 1 1131 1149 2 6 1 212 195 2 10 1 72 -54 |  |
| 2 4 0 170 162 8 10 0 187 190 -3 3 1 984 987 4 6 1 227 227 4 10 1 82 -76 |  |
| 4 4 0 645 -655 1 11 0 73 88 -1 3 1 937 910 6 6 1 59 61 6 10 1 202 -194 |  |
| 6 4 0 278 276 3 11 0 268 282 1 3 1 182 -175 8 6 1 218 214 -7 11 1 221 -226 |  |
| 8 4 0 145 137 5 11 0 300 -291 3 3 1 387 386 10 6 1 202 201 -5 11 1 210 -223 |  |
| 10 4 0 458 -446 7 11 0 339 355 5 3 1 1463 1502 -11 7 1 116 -119 -3 11 1 66 -81 |  |
| 12 4 0 190 189 0 12 0 407 403 7 3 1 153 -164 -9 7 1 289 -296 -1 11 1 87 -94 |  |
| 1 5 0 1005 -976 2 12 0 236 -257 9 3 1 453 447 -5 7 1 857 -866 1 11 1 318 -324 |  |
| 3 5 0 711 -722 -11 1 1 253 -261 11 3 1 127 128 -3 7 1 75 74 3 11 1 141 -155 |  |
| 5 5 0 94 106 -9 1 1 42 -32 -12 4 1 288 280 -1 7 1 437 -448 -2 12 1 295 277 |  |
| 7 5 0 1111-1122 -7 1 1 361 -374 -10 4 1 298 -293 1 7 1 601 -606 2 12 1 434 429 |  |
| 9 5 0 141 -133 -5 1 1 150 159 -8 4 1 142 -145 3 7 1 67 -57 -14 0 2 550 -541 |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| -12 0 2 100 94 -13 3 2 177 -180 -2 6 2 664 -665 -6 10 2 260 -263 8 2 3 339 -331 |  |
| -10 0 2 693 -706 -9 3 2 144 -144 0 6 2 1019 1008 -4 10 2 491 -494 10 2 3 67 -62 |  |
| -8 0 2 322 -335 -7 3 2 277 -279 2 6 2 34 -33 -2 10 2 136 -140 -11 3 3 349 -352 |  |
| -6 0 2 1008-1032 -5 3 2 333 -324 4 6 2 248 244 0 10 2 576 -585 -9 3 3 778 -777 |  |
| -4 0 2 1106-1121 -3 3 2 95 85 6 6 2 139 -138 4 10 2 648 -651 -7 3 3 231 247 |  |
| -2 0 2 355 341 -1 3 2 609 -590 8 6 2 155 148 6 10 2 132 -135 -5 3 3 721 -741 |  |
| 0 0 2 1514-1497 1 3 2 452 -444 10 6 2 246 238 -7 11 2 431 -448 -3 3 3 296 -286 |  |
| 2 0 2 943 -950 3 3 2 45 46 -9 7 2 177 -175 -5 11 2 197 186 -1 3 3 1227-1207 |  |
| 4 0 2 1134-1166 5 3 2 300 -302 -7 7 2 171 174 -3 11 2 216 -233 1 3 3 273 -272 |  |
| 6 0 2 46 51 7 3 2 240 -237 -5 7 2 312 -310 -1 11 2 107 95 3 3 3 39 -21 |  |
| 8 0 2 443 -456 9 3 2 141 -135 -3 7 2 122 128 1 11 2 167 -190 5 3 3 802 -814 |  |
| 10 0 2 794 -779 -12 4 2 250 -240 -1 7 2 373 -370 3 11 2 265 -278 7 3 3 115 -118 |  |
| -13 1 2 176 -177 -10 4 2 223 219 1 7 2 51 -53 5 11 2 227 212 9 3 3 517 -515 |  |
| -11 1 2 40 31 -6 4 2 146 150 3 7 2 211 216 -2 12 2 347 379 -12 4 3 129 -127 |  |
| -9 1 2 250 267 -4 4 2 53 60 5 7 2 348 -349 0 12 2 246 -231 -10 4 3 201 203 |  |
| -7 1 2 969 -990 -2 4 2 250 -233 9 7 2 164 -162 -13 1 3 66 71 -8 4 3 178 -187 |  |
| -5 1 2 319 326 0 4 2 647 637 -10 8 2 164 159 -11 1 3 96 97 -6 4 3 371 382 |  |
| -3 1 2 71 68 2 4 2 439 -438 -8 8 2 185 192 -9 1 3 84 83 -4 4 3 319 309 |  |
| 1 1 2 674 -676 4 4 2 352 362 -6 8 2 141 145 -7 1 3 411 416 -2 4 3 455 -463 |  |
| 3 1 2 273 -282 8 4 2 84 -80 -4 8 2 166 165 -5 1 3 254 -262 0 4 3 439 442 |  |
| 5 1 2 372 376 10 4 2 102 87 -2 8 2 255 258 -3 1 3 679 678 4 4 3 412 416 |  |
| 7 1 2 513 -519 -13 5 2 222 209 0 8 2 235 235 -1 1 3 121 111 6 4 3 141 -141 |  |
| 9 1 2 246 248 -11 5 2 359 360 2 8 2 105 110 1 1 3 53 38 8 4 3 72 73 |  |
| 11 1 2 249 -237 -9 5 2 170 172 4 8 2 240 242 3 1 3 343 345 10 4 3 199 199 |  |
| -12 2 2 319 323 -7 5 2 947 940 6 8 2 226 227 5 1 3 152 146 -11 5 3 79 -75 |  |
| -10 2 2 249 -246 -5 5 2 126 104 8 8 2 67 65 7 1 3 281 288 -9 5 3 81 72 |  |
| -8 2 2 280 278 -3 5 2 1086 1071 -9 9 2 129 135 9 1 3 162 -152 -7 5 3 51 50 |  |
| -6 2 2 504 509 -1 5 2 158 149 -7 9 2 259 -251 -12 2 3 527 -521 -5 5 3 339 -344 |  |
| -4 2 2 196 -194 1 5 2 726 710 -5 9 2 160 166 -10 2 3 87 -80 -3 5 3 217 209 |  |
| -2 2 2 205 203 3 5 2 1102 1114 -3 9 2 100 -101 -8 2 3 656 -668 -1 5 3 44 31 |  |
| 0 2 2 624 611 7 5 2 581 578 -1 9 2 51 61 -6 2 3 104 -97 1 5 3 265 -272 |  |
| 2 2 2 461 459 9 5 2 137 144 1 9 2 99 -82 -4 2 3 258 -264 5 5 3 105 104 |  |
| 4 2 2 360 -367 -12 6 2 232 -230 3 9 2 63 -57 0 2 3 111 -101 9 5 3 218 -208 |  |
| 6 2 2 394 394 -10 6 2 100 94 5 9 2 149 155 2 2 3 751 -766 -10 6 3 225 -226 |  |
| 8 2 2 338 332 -6 6 2 589 583 7 9 2 200 -187 4 2 3 56 58 -8 6 3 122 -124 |  |
| 10 2 2 105 -96 -4 6 2 91 76 -8 10 2 154 -160 6 2 3 646 -638 -6 6 3 155 -149 |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| -4 6 3 188 -181 -12 0 4 140 155 1 3 4 94 91 5 7 4 171 159 -9 3 5 635 645 |  |
| -2 6 3 168 -163 -10 0 4 438 439 3 3 4 288 299 -8 8 4 166 -169 -7 3 5 150 153 |  |
| 0 6 3 344 -338 -4 0 4 766 790 5 3 4 204 198 -4 8 4 195 -196 -5 3 5 480 467 |  |
| 2 6 3 56 54 -2 0 4 58 -57 9 3 4 227 227 -2 8 4 275 -271 -3 3 5 161 -159 |  |
| 4 6 3 365 -361 0 0 4 1037 1058 -12 4 4 240 240 0 8 4 126 -118 -1 3 5 917 925 |  |
| 6 6 3 120 -121 2 0 4 236 227 -10 4 4 358 -363 2 8 4 74 -80 1 3 5 274 282 |  |
| 8 6 3 69 -73 4 0 4 881 905 -8 4 4 161 159 4 8 4 247 -248 3 3 5 121 114 |  |
| -11 7 3 135 127 6 0 4 200 204 -4 4 4 237 -235 -7 9 4 100 90 5 3 5 425 419 |  |
| -9 7 3 409 405 8 0 4 346 334 0 4 4 145 -150 -5 9 4 125 -133 -10 4 5 274 -267 |  |
| -5 7 3 582 572 -13 1 4 136 135 2 4 4 329 326 -3 9 4 231 222 -8 4 5 181 180 |  |
| -3 7 3 36 -23 -11 1 4 145 140 4 4 4 453 -453 -1 9 4 151 -157 -6 4 5 165 -163 |  |
| -1 7 3 607 609 -9 1 4 151 -147 6 4 4 107 105 3 9 4 103 93 -4 4 5 205 -197 |  |
| 1 7 3 269 270 -7 1 4 279 283 8 4 4 72 65 -6 10 4 360 356 0 4 5 220 -222 |  |
| 3 7 3 106 103 -5 1 4 113 -119 -11 5 4 227 -218 -4 10 4 308 309 2 4 5 245 248 |  |
| 5 7 3 448 447 -3 1 4 782 782 -7 5 4 855 -855 -2 10 4 171 175 4 4 5 430 -428 |  |
| -8 8 3 383 381 -1 1 4 492 -495 -5 5 4 159 -150 0 10 4 525 531 -9 5 5 65 66 |  |
| -6 8 3 170 167 1 1 4 46 41 -3 5 4 825 -809 -11 1 5 50 -51 -7 5 5 65 -59 |  |
| -4 8 3 227 233 3 1 4 471 483 -1 5 4 142 -137 -9 1 5 44 -51 -5 5 5 120 118 |  |
| -2 8 3 648 640 5 1 4 77 -84 1 5 4 577 -570 -7 1 5 318 -322 3 5 5 85 80 |  |
| 2 8 3 695 690 7 1 4 143 138 3 5 4 530 -530 -5 1 5 159 159 -8 6 5 59 -45 |  |
| 4 8 3 148 -143 -12 2 4 260 -258 5 5 4 223 -227 -3 1 5 440 -427 -6 6 5 261 249 |  |
| 6 8 3 421 424 -10 2 4 79 -82 7 5 4 597 -587 -1 1 5 83 -66 -4 6 5 204 201 |  |
| -9 9 3 332 330 -8 2 4 114 -118 -10 6 4 302 -293 1 1 5 158 -165 0 6 5 260 261 |  |
| -7 9 3 403 -398 -6 2 4 38 -31 -8 6 4 346 341 3 1 5 93 -97 2 6 5 98 100 |  |
| -3 9 3 147 -146 -4 2 4 347 -339 -6 6 4 353 -346 5 1 5 120 -122 4 6 5 198 201 |  |
| -1 9 3 395 394 -2 2 4 216 -214 -4 6 4 489 -475 7 1 5 311 -320 -9 7 5 198 -191 |  |
| 1 9 3 309 -308 0 2 4 161 172 -2 6 4 303 301 -12 2 5 390 380 -5 7 5 622 -616 |  |
| 3 9 3 327 -334 2 2 4 542 -560 0 6 4 212 -202 -8 2 5 632 643 -3 7 5 119 114 |  |
| 5 9 3 319 311 4 2 4 49 -44 2 6 4 72 63 -6 2 5 176 169 -1 7 5 328 -318 |  |
| -4 10 3 52 45 8 2 4 159 -158 4 6 4 567 -563 -4 2 5 204 199 1 7 5 295 -285 |  |
| -2 10 3 162 143 -11 3 4 182 184 6 6 4 238 240 -2 2 5 501 500 3 7 5 254 -248 |  |
| 2 10 3 224 212 -9 3 4 237 245 -9 7 4 274 275 0 2 5 155 153 -8 8 5 579 -580 |  |
| 4 10 3 124 -145 -7 3 4 52 -50 -7 7 4 191 -189 2 2 5 750 748 -4 8 5 104 -102 |  |
| -3 11 3 160 173 -5 3 4 285 279 -5 7 4 212 202 4 2 5 140 -134 -2 8 5 475 -481 |  |
| -1 11 3 143 159 -3 3 4 290 283 -3 7 4 74 -69 6 2 5 353 354 0 8 5 76 -84 |  |
| 1 11 3 152 164 -1 3 4 171 161 -1 7 4 285 279 -11 3 5 122 112 2 8 5 485 -488 |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| -3 9 5 420 420 -3 1 6 384 -377 -5 3 6 187 -181 1 5 6 319 316 -3 1 7 251 257 |  |
| -1 9 5 205 -205 -1 1 6 79 77 -1 3 6 282 -280 3 5 6 344 358 -1 1 7 72 86 |  |
| -10 0 6 749 -758 1 1 6 141 -138 1 3 6 176 -177 -8 6 6 289 -289 1 1 7 205 216 |  |
| -8 0 6 196 196 3 1 6 70 75 -8 4 6 82 -73 -6 6 6 220 210 -8 2 7 464 -477 |  |
| -6 0 6 398 -407 -10 2 6 103 -98 -6 4 6 200 190 -4 6 6 171 171 -6 2 7 126 -128 |  |
| -4 0 6 747 -714 -8 2 6 206 211 -4 4 6 133 -132 0 6 6 217 214 -4 2 7 265 -257 |  |
| -2 0 6 345 -361 -6 2 6 146 150 0 4 6 344 341 2 6 6 241 -244 -2 2 7 245 -240 |  |
| 0 0 6 379 -386 -4 2 6 90 95 2 4 6 307 -312 -5 7 6 215 -208 -7 3 7 230 -233 |  |
| 2 0 6 58 -66 -2 2 6 102 102 -7 5 6 344 335 -3 7 6 238 226 -5 3 7 568 -549 |  |
| 4 0 6 762 -783 0 2 6 83 79 -5 5 6 69 60 -1 7 6 248 -240 -3 3 7 221 209 |  |
| -9 1 6 100 102 2 2 6 297 294 -3 5 6 860 842 -7 1 7 225 240 -1 3 7 434 -434 |  |
| -7 1 6 283 -287 -9 3 6 87 -88 -1 5 6 49 52 -5 1 7 111 -100 -4 4 7 76 78 |  |
| -5 1 6 222 224 -7 3 6 196 -201 |  |
| OBSERVED AND CALCULATED STRUCTURE FACTORS FOR THE SAMPLE - ORDERING 950°C 500 MINUTES |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| 2 0 0 131 140 11 5 0 406 -401 -3 1 1 853 -855 -6 4 1 94 -91 3 7 1 65 -61 |  |
| 4 0 0 146 147 0 6 0 1097-1092 -1 1 1 63 -60 -4 4 1 82 -68 5 7 1 492 -500 |  |
| 6 0 0 884 878 2 6 0 252 262 1 1 1 134 -139 -2 4 1 239 243 7 7 1 91 -90 |  |
| 8 0 0 764 783 4 6 0 197 -189 3 1 1 757 -767 0 4 1 914 -911 9 7 1 508 -502 |  |
| 10 0 0 590 577 8 6 0 183 -183 5 1 1 47 50 2 4 1 246 243 -8 8 1 387 -396 |  |
| 12 0 0 100 -85 10 6 0 397 -390 7 1 1 297 -301 4 4 1 364 -360 -6 8 1 221 -223 |  |
| 1 1 0 58 45 12 6 0 315 308 9 1 1 57 53 6 4 1 64 67 -4 8 1 215 -210 |  |
| 3 1 0 822 816 1 7 0 41 -30 11 1 1 338 -336 10 4 1 335 -328 -2 8 1 1007-1006 |  |
| 5 1 0 601 -606 3 7 0 107 102 -12 2 1 682 669 -11 5 1 108 -108 0 8 1 214 224 |  |
| 7 1 0 434 449 5 7 0 459 456 -10 2 1 38 12 -9 5 1 88 88 2 8 1 586 -584 |  |
| 11 1 0 292 288 7 7 0 287 -292 -8 2 1 385 383 -7 5 1 57 61 4 8 1 204 -209 |  |
| 13 1 0 141 -141 9 7 0 204 200 -6 2 1 474 486 -5 5 1 79 87 6 8 1 577 -574 |  |
| 0 2 0 244 239 0 8 0 36 -29 -4 2 1 678 674 -3 5 1 175 -166 8 8 1 206 -198 |  |
| 2 2 0 663 -647 2 8 0 264 -269 -2 2 1 1392 1371 -1 5 1 292 295 -9 9 1 54 -50 |  |
| 4 2 0 232 -226 4 8 0 387 -386 0 2 1 397 -372 1 5 1 85 93 -7 9 1 567 569 |  |
| 6 2 0 176 -182 6 8 0 54 -51 2 2 1 1102 1099 3 5 1 209 -207 -5 9 1 429 -430 |  |
| 8 2 0 223 -219 8 8 0 66 -73 4 2 1 302 296 5 5 1 182 188 -3 9 1 85 86 |  |
| 12 2 0 183 -179 10 8 0 281 -281 6 2 1 719 735 7 5 1 43 36 -1 9 1 79 82 |  |
| 1 3 0 108 96 3 9 0 199 200 8 2 1 432 423 9 5 1 50 55 1 9 1 186 183 |  |
| 3 3 0 624 621 5 9 0 180 -188 12 2 1 471 459 11 5 1 74 -69 3 9 1 156 158 |  |
| 5 3 0 388 385 7 9 0 161 155 -13 3 1 219 219 -10 6 1 209 210 5 9 1 342 -332 |  |
| 7 3 0 87 -90 9 9 0 81 -81 -11 3 1 304 297 -6 6 1 264 265 7 9 1 344 343 |  |
| 9 3 0 299 301 0 10 0 737 747 -9 3 1 703 714 -4 6 1 350 350 -8 10 1 125 -121 |  |
| 11 3 0 173 175 2 10 0 74 73 -7 3 1 425 -436 -2 6 1 110 -120 -2 10 1 378 -369 |  |
| 0 4 0 55 -39 4 10 0 535 537 -5 3 1 1138 1157 0 6 1 486 488 0 10 1 174 177 |  |
| 2 4 0 172 164 6 10 0 221 229 -3 3 1 997 993 2 6 1 215 197 2 10 1 71 -55 |  |
| 4 4 0 656 -658 1 11 0 76 87 -1 3 1 927 913 4 6 1 228 228 4 10 1 91 -79 |  |
| 6 4 0 279 276 3 11 0 272 279 1 3 1 187 -179 6 6 1 56 56 6 10 1 212 -198 |  |
| 8 4 0 143 136 5 11 0 312 -292 3 3 1 395 383 8 6 1 219 217 -7 11 1 219 -226 |  |
| 10 4 0 457 -451 7 11 0 334 356 5 3 1 1497 1524 10 6 1 210 206 -5 11 1 210 -222 |  |
| 12 4 0 190 187 0 12 0 421 404 7 3 1 154 -161 -11 7 1 119 -122 -3 11 1 64 -77 |  |
| 1 5 0 990 -980 2 12 0 245 -255 9 3 1 465 455 -9 7 1 297 -300 -1 11 1 85 -91 |  |
| 3 5 0 712 -723 -11 1 1 260 -264 11 3 1 128 132 -5 7 1 862 -869 1 11 1 324 -325 |  |
| 5 5 0 93 104 -9 1 1 31 -30 -12 4 1 297 284 -3 7 1 71 72 3 11 1 138 -154 |  |
| 7 5 0 1123-1135 -7 1 1 369 -377 -10 4 1 300 -295 -1 7 1 445 -448 5 11 1 46 24 |  |
| 9 5 0 142 -136 -5 1 1 151 156 -8 4 1 143 -147 1 7 1 594 -607 -2 12 1 305 277 |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| 2 12 1 450 430 8 2 2 342 336 -8 6 2 47 44 7 9 2 201 -189 2 2 3 755 -772 |  |
| -14 0 2 553 -550 10 2 2 104 -98 -6 6 2 584 580 -8 10 2 158 -163 4 2 3 51 58 |  |
| -12 0 2 97 88 -13 3 2 182 -183 -4 6 2 93 75 -6 10 2 256 -263 6 2 3 650 -650 |  |
| -10 0 2 704 -714 -9 3 2 148 -146 -2 6 2 661 -670 -4 10 2 497 -493 8 2 3 341 -339 |  |
| -8 0 2 335 -338 -7 3 2 284 -280 0 6 2 1009 1010 -2 10 2 140 -139 10 2 3 70 -68 |  |
| -6 0 2 1027-1038 -5 3 2 326 -324 4 6 2 249 245 0 10 2 579 -584 -11 3 3 358 -352 |  |
| -4 0 2 1107-1131 -3 3 2 89 82 6 6 2 141 -140 4 10 2 654 -654 -9 3 3 778 -781 |  |
| -2 0 2 360 345 -1 3 2 607 -594 8 6 2 153 152 6 10 2 134 -136 -7 3 3 239 247 |  |
| 0 0 2 1550-1528 1 3 2 457 -447 10 6 2 247 243 -7 11 2 434 -447 -5 3 3 732 -742 |  |
| 2 0 2 958 -957 3 3 2 45 44 -9 7 2 178 -175 -5 11 2 208 184 -3 3 3 294 -283 |  |
| 4 0 2 1161-1185 5 3 2 304 -303 -7 7 2 173 176 -3 11 2 215 -230 -1 3 3 1230-1216 |  |
| 6 0 2 47 50 7 3 2 244 -243 -5 7 2 314 -310 -1 11 2 118 97 1 3 3 278 -272 |  |
| 8 0 2 450 -464 9 3 2 141 -139 -3 7 2 125 127 1 11 2 168 -188 5 3 3 812 -823 |  |
| 10 0 2 804 -799 -12 4 2 250 -239 -1 7 2 371 -367 3 11 2 269 -278 7 3 3 120 -123 |  |
| -13 1 2 180 -180 -10 4 2 225 220 1 7 2 54 -52 5 11 2 226 212 9 3 3 533 -531 |  |
| -9 1 2 254 267 -6 4 2 145 150 3 7 2 211 218 -2 12 2 366 378 -12 4 3 133 -128 |  |
| -7 1 2 974 -995 -4 4 2 59 61 5 7 2 353 -351 0 12 2 251 -234 -10 4 3 208 202 |  |
| -5 1 2 323 329 -2 4 2 244 -234 9 7 2 164 -162 -13 1 3 74 71 -8 4 3 181 -184 |  |
| -3 1 2 88 71 0 4 2 644 639 -10 8 2 162 161 -11 1 3 94 99 -6 4 3 382 383 |  |
| -1 1 2 29 12 2 4 2 441 -438 -8 8 2 186 192 -9 1 3 83 82 -4 4 3 313 310 |  |
| 1 1 2 682 -678 4 4 2 351 364 -6 8 2 147 145 -7 1 3 414 417 -2 4 3 455 -464 |  |
| 3 1 2 275 -281 10 4 2 98 87 -4 8 2 160 166 -5 1 3 258 -260 0 4 3 449 445 |  |
| 5 1 2 382 381 -13 5 2 225 214 -2 8 2 258 259 -3 1 3 672 680 4 4 3 416 419 |  |
| 7 1 2 519 -528 -11 5 2 367 369 0 8 2 232 237 -1 1 3 117 112 6 4 3 146 -145 |  |
| 9 1 2 249 249 -9 5 2 172 173 2 8 2 104 110 1 1 3 44 41 8 4 3 72 74 |  |
| 11 1 2 246 -241 -7 5 2 945 945 4 8 2 240 241 3 1 3 344 346 10 4 3 210 204 |  |
| -12 2 2 326 322 -5 5 2 129 105 6 8 2 227 232 5 1 3 147 146 -11 5 3 70 -74 |  |
| -10 2 2 250 -246 -3 5 2 1075 1074 8 8 2 68 68 7 1 3 285 293 -9 5 3 78 71 |  |
| -8 2 2 283 281 -1 5 2 149 147 -9 9 2 126 134 9 1 3 163 -155 -7 5 3 49 49 |  |
| -6 2 2 510 510 1 5 2 727 712 -7 9 2 255 -254 -12 2 3 539 -526 -5 5 3 339 -345 |  |
| -4 2 2 195 -193 3 5 2 1109 1123 -5 9 2 150 163 -10 2 3 87 -83 -3 5 3 207 207 |  |
| -2 2 2 206 205 5 5 2 48 19 -3 9 2 107 -102 -8 2 3 664 -670 -1 5 3 55 33 |  |
| 0 2 2 617 612 7 5 2 584 587 -1 9 2 59 60 -6 2 3 102 -98 1 5 3 268 -272 |  |
| 2 2 2 457 465 9 5 2 142 149 1 9 2 100 -85 -4 2 3 261 -261 5 5 3 109 101 |  |
| 4 2 2 364 -367 -12 6 2 234 -230 3 9 2 59 -59 -2 2 3 1233-1238 9 5 3 222 -213 |  |
| 6 2 2 396 396 -10 6 2 109 95 5 9 2 152 152 0 2 3 111 -102 -10 6 3 229 -226 |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| -8 6 3 123 -123 -3 11 3 164 173 -9 3 4 242 245 -9 7 4 272 276 -2 2 5 498 503 |  |
| -6 6 3 153 -148 -1 11 3 147 155 -7 3 4 56 -49 -7 7 4 189 -192 0 2 5 159 154 |  |
| -4 6 3 188 -181 1 11 3 161 162 -5 3 4 286 279 -5 7 4 203 201 2 2 5 764 758 |  |
| -2 6 3 168 -163 -12 0 4 150 155 -3 3 4 284 281 -3 7 4 65 -69 4 2 5 142 -134 |  |
| 0 6 3 346 -337 -10 0 4 445 443 -1 3 4 169 164 -1 7 4 284 279 6 2 5 362 364 |  |
| 2 6 3 50 56 -6 0 4 1058 1096 1 3 4 91 92 5 7 4 169 161 -11 3 5 110 113 |  |
| 4 6 3 365 -364 -4 0 4 796 796 3 3 4 290 302 -10 8 4 197 -198 -9 3 5 644 647 |  |
| 6 6 3 121 -122 -2 0 4 58 -58 5 3 4 200 201 -8 8 4 170 -171 -7 3 5 146 151 |  |
| 8 6 3 74 -74 0 0 4 1066 1063 9 3 4 228 233 -6 8 4 50 -53 -5 3 5 475 469 |  |
| -11 7 3 142 129 2 0 4 242 230 -12 4 4 238 237 -4 8 4 189 -195 -3 3 5 164 -163 |  |
| -9 7 3 416 410 4 0 4 920 921 -10 4 4 366 -364 -2 8 4 268 -269 -1 3 5 940 930 |  |
| -5 7 3 572 572 6 0 4 207 210 -8 4 4 163 159 0 8 4 117 -122 1 3 5 274 287 |  |
| -1 7 3 610 612 8 0 4 347 346 -4 4 4 238 -236 2 8 4 83 -82 3 3 5 112 116 |  |
| 1 7 3 267 272 -13 1 4 146 136 0 4 4 148 -152 4 8 4 249 -249 5 3 5 430 426 |  |
| 3 7 3 98 105 -11 1 4 148 144 2 4 4 333 328 -7 9 4 106 92 -10 4 5 273 -267 |  |
| 5 7 3 453 453 -9 1 4 153 -150 4 4 4 464 -459 -5 9 4 122 -131 -8 4 5 181 181 |  |
| -8 8 3 376 382 -7 1 4 283 286 6 4 4 110 105 -3 9 4 231 224 -6 4 5 161 -163 |  |
| -6 8 3 169 168 -5 1 4 112 -120 8 4 4 78 62 -1 9 4 160 -156 -4 4 5 201 -200 |  |
| -4 8 3 227 228 -3 1 4 764 781 -11 5 4 222 -223 3 9 4 106 94 0 4 5 222 -224 |  |
| -2 8 3 637 639 -1 1 4 500 -497 -7 5 4 849 -855 -6 10 4 354 355 2 4 5 251 251 |  |
| 0 8 3 45 22 1 1 4 41 41 -5 5 4 152 -149 -4 10 4 311 310 4 4 5 425 -433 |  |
| 2 8 3 695 693 3 1 4 480 487 -3 5 4 815 -813 -2 10 4 169 174 -9 5 5 72 68 |  |
| 4 8 3 151 -144 5 1 4 75 -82 -1 5 4 142 -134 0 10 4 533 530 -7 5 5 72 -61 |  |
| 6 8 3 419 428 7 1 4 151 142 1 5 4 578 -572 -9 1 5 47 -49 -5 5 5 118 118 |  |
| -9 9 3 340 333 9 1 4 188 -184 3 5 4 532 -537 -7 1 5 321 -322 -1 5 5 45 46 |  |
| -7 9 3 397 -399 -12 2 4 263 -260 5 5 4 228 -231 -5 1 5 158 159 3 5 5 78 78 |  |
| -3 9 3 149 -144 -10 2 4 85 -81 7 5 4 600 -601 -3 1 5 424 -428 5 5 5 43 44 |  |
| -1 9 3 398 394 -8 2 4 110 -117 -10 6 4 297 -293 -1 1 5 68 -64 -8 6 5 55 -46 |  |
| 1 9 3 309 -308 -6 2 4 38 -32 -8 6 4 348 340 1 1 5 167 -167 -6 6 5 254 248 |  |
| 3 9 3 332 -338 -4 2 4 338 -337 -6 6 4 345 -344 3 1 5 98 -98 -4 6 5 198 199 |  |
| 5 9 3 322 315 -2 2 4 213 -217 -4 6 4 479 -475 5 1 5 122 -122 0 6 5 257 259 |  |
| -6 10 3 42 16 0 2 4 162 172 -2 6 4 300 304 7 1 5 314 -325 2 6 5 104 98 |  |
| -4 10 3 67 47 2 2 4 551 -560 0 6 4 209 -201 -12 2 5 388 384 4 6 5 207 204 |  |
| -2 10 3 156 146 4 2 4 47 -46 2 6 4 70 65 -8 2 5 647 644 -9 7 5 194 -193 |  |
| 2 10 3 222 213 8 2 4 163 -157 4 6 4 566 -571 -6 2 5 171 170 -5 7 5 613 -616 |  |
| 4 10 3 129 -142 -11 3 4 188 185 6 6 4 245 242 -4 2 5 197 196 -3 7 5 120 115 |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| -1 7 5 321 -321 0 0 6 399 -392 -2 2 6 100 104 -7 5 6 355 337 -7 1 7 230 238 |  |
| 1 7 5 292 -287 2 0 6 56 -62 0 2 6 79 77 -5 5 6 60 56 -5 1 7 108 -102 |  |
| 3 7 5 256 -255 4 0 6 800 -801 2 2 6 304 297 -3 5 6 851 846 -3 1 7 261 259 |  |
| -8 8 5 567 -578 -9 1 6 93 102 -9 3 6 91 -88 -1 5 6 58 53 -1 1 7 81 83 |  |
| -4 8 5 104 -98 -7 1 6 287 -286 -7 3 6 197 -198 1 5 6 322 319 1 1 7 205 218 |  |
| -2 8 5 483 -479 -5 1 6 226 224 -5 3 6 179 -182 3 5 6 351 362 -8 2 7 467 -477 |  |
| 0 8 5 75 -85 -3 1 6 384 -383 -1 3 6 285 -279 -8 6 6 288 -290 -6 2 7 125 -130 |  |
| 2 8 5 499 -493 -1 1 6 90 80 1 3 6 174 -177 -6 6 6 213 207 -4 2 7 262 -258 |  |
| -3 9 5 418 420 1 1 6 148 -139 -8 4 6 75 -74 -4 6 6 179 174 -2 2 7 245 -241 |  |
| -1 9 5 210 -207 3 1 6 79 72 -6 4 6 195 189 0 6 6 226 214 -7 3 7 228 -232 |  |
| OBSERVED AND CALCULATED STRUCTURE FACTORS FOR KC SAMPLE - DISORDERING 950°C 28 HOURS |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| 2 0 0 121 127 2 6 0 263 274 3 1 1 726 -746 4 4 1 366 -365 -6 8 1 218 -218 |  |
| 4 0 0 136 136 4 6 0 186 -176 5 1 1 48 47 6 4 1 60 64 -4 8 1 205 -202 |  |
| 6 0 0 835 843 8 6 0 173 -172 7 1 1 288 -292 10 4 1 321 -319 -2 8 1 956 -960 |  |
| 8 0 0 743 765 10 6 0 368 -371 9 1 1 52 53 -11 5 1 105 -105 0 8 1 218 225 |  |
| 10 0 0 571 559 3 7 0 109 105 11 1 1 335 -332 -9 5 1 83 90 2 8 1 567 -565 |  |
| 12 0 0 97 -85 5 7 0 450 447 -12 2 1 674 660 -7 5 1 70 70 4 8 1 193 -196 |  |
| 3 1 0 790 771 7 7 0 282 -284 -8 2 1 386 381 -5 5 1 103 95 6 8 1 562 -552 |  |
| 5 1 0 596 -602 9 7 0 194 196 -6 2 1 478 483 -3 5 1 164 -158 8 8 1 190 -187 |  |
| 7 1 0 424 436 2 8 0 272 -277 -4 2 1 666 658 -1 5 1 297 301 -7 9 1 571 562 |  |
| 11 1 0 291 286 4 8 0 392 -390 0 2 1 387 -371 1 5 1 107 101 -5 9 1 417 -409 |  |
| 13 1 0 137 -141 6 8 0 62 -56 2 2 1 1046 1015 3 5 1 198 -197 -3 9 1 95 94 |  |
| 0 2 0 238 237 8 8 0 73 -77 4 2 1 299 287 5 5 1 183 188 -1 9 1 89 90 |  |
| 2 2 0 632 -624 10 8 0 268 -282 6 2 1 707 718 7 5 1 50 46 1 9 1 200 192 |  |
| 4 2 0 226 -225 3 9 0 199 202 8 2 1 423 410 9 5 1 53 58 3 9 1 160 160 |  |
| 6 2 0 181 -186 5 9 0 175 -180 12 2 1 440 440 11 5 1 67 -68 5 9 1 318 -311 |  |
| 8 2 0 222 -215 7 9 0 164 152 -13 3 1 219 214 -10 6 1 218 211 7 9 1 345 338 |  |
| 12 2 0 174 -174 9 9 0 74 -78 -11 3 1 291 290 -6 6 1 268 264 -8 10 1 136 -123 |  |
| 1 3 0 119 105 0 10 0 732 725 -9 3 1 705 702 -4 6 1 355 352 -2 10 1 375 -363 |  |
| 3 3 0 608 614 2 10 0 72 76 -7 3 1 431 -442 -2 6 1 102 -113 0 10 1 165 162 |  |
| 5 3 0 385 390 4 10 0 529 527 -5 3 1 1088 1092 0 6 1 482 485 4 10 1 92 -80 |  |
| 7 3 0 84 -85 6 10 0 223 224 -3 3 1 941 934 2 6 1 209 196 6 10 1 199 -197 |  |
| 9 3 0 301 301 8 10 0 192 191 -1 3 1 871 855 4 6 1 226 232 -7 11 1 228 -228 |  |
| 11 3 0 172 176 1 11 0 63 72 1 3 1 196 -192 6 6 1 59 58 -5 11 1 216 -218 |  |
| 2 4 0 163 161 3 11 0 261 262 3 3 1 383 371 8 6 1 221 212 -3 11 1 73 -80 |  |
| 4 4 0 642 -651 5 11 0 305 -288 5 3 1 1397 1385 10 6 1 200 200 -1 11 1 96 -95 |  |
| 6 4 0 278 276 7 11 0 320 332 7 3 1 155 -165 -11 7 1 119 -120 1 11 1 323 -318 |  |
| 8 4 0 138 135 0 12 0 411 387 9 3 1 440 440 -9 7 1 305 -301 3 11 1 150 -153 |  |
| 10 4 0 451 -448 2 12 0 244 -247 11 3 1 122 124 -5 7 1 850 -852 -2 12 1 302 276 |  |
| 12 4 0 173 178 4 12 0 107 -110 -12 4 1 287 276 -3 7 1 62 68 2 12 1 434 421 |  |
| 1 5 0 922 -938 -11 1 1 277 -267 -10 4 1 314 -298 -1 7 1 440 -451 -14 0 2 554 -551 |  |
| 3 5 0 683 -703 -9 1 1 41 -32 -8 4 1 155 -151 1 7 1 586 -598 -12 0 2 100 86 |  |
| 5 5 0 93 105 -7 1 1 372 -375 -6 4 1 101 -98 3 7 1 66 -64 -10 0 2 716 -711 |  |
| 7 5 0 1074-1088 -5 1 1 159 156 -4 4 1 81 -79 5 7 1 490 -491 -8 0 2 337 -333 |  |
| 9 5 0 138 -133 -3 1 1 850 -820 -2 4 1 229 230 7 7 1 97 -95 -6 0 2 995-1002 |  |
| 11 5 0 387 -394 -1 1 1 58 -62 0 4 1 866 -881 9 7 1 494 -490 -4 0 2 1097-1061 |  |
| 0 6 0 1005-1024 1 1 1 138 -144 2 4 1 228 227 -8 8 1 386 -386 -2 0 2 364 351 |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| 2 0 2 899 -901 3 3 2 45 38 8 6 2 145 145 4 10 2 644 -633 -9 3 3 778 -776 |  |
| 4 0 2 1088-1108 5 3 2 305 -300 10 6 2 218 219 6 10 2 126 -131 -7 3 3 242 253 |  |
| 6 0 2 55 57 7 3 2 237 -239 -9 7 2 178 -174 -7 11 2 409 -427 -5 3 3 720 -726 |  |
| 8 0 2 441 -450 9 3 2 142 -138 -7 7 2 163 169 -5 11 2 196 190 -3 3 3 284 -273 |  |
| 10 0 2 743 -751 -12 4 2 253 -240 -5 7 2 305 -306 -3 11 2 205 -215 -1 3 3 1137-1143 |  |
| -13 1 2 178 -178 -10 4 2 227 226 -3 7 2 120 126 -1 11 2 120 103 1 3 3 252 -250 |  |
| -9 1 2 262 270 -6 4 2 150 149 -1 7 2 367 -366 1 11 2 159 -173 5 3 3 776 -777 |  |
| -7 1 2 948 -967 -4 4 2 54 62 1 7 2 51 -52 3 11 2 242 -252 7 3 3 119 -112 |  |
| -5 1 2 334 340 -2 4 2 233 -227 3 7 2 204 210 5 11 2 216 207 9 3 3 499 -496 |  |
| -3 1 2 80 77 0 4 2 621 624 5 7 2 340 -335 -2 12 2 348 363 -12 4 3 130 -127 |  |
| -1 1 2 29 25 2 4 2 424 -428 9 7 2 148 -155 0 12 2 236 -220 -10 4 3 210 211 |  |
| 1 1 2 653 -652 4 4 2 357 364 -10 8 2 168 167 -13 1 3 70 68 -8 4 3 178 -181 |  |
| 3 1 2 259 -267 8 4 2 78 -71 -8 8 2 199 201 -11 1 3 99 102 -6 4 3 388 389 |  |
| 5 1 2 371 374 10 4 2 91 85 -6 8 2 151 151 -9 1 3 85 87 -4 4 3 313 313 |  |
| 7 1 2 501 -504 -13 5 2 210 214 -4 8 2 167 172 -7 1 3 415 418 -2 4 3 430 -443 |  |
| 9 1 2 252 244 -11 5 2 369 376 -2 8 2 264 268 -5 1 3 266 -262 0 4 3 428 440 |  |
| 11 1 2 230 -231 -9 5 2 177 174 0 8 2 236 238 -3 1 3 675 676 4 4 3 421 415 |  |
| -12 2 2 326 323 -7 5 2 918 924 2 8 2 115 117 -1 1 3 112 110 6 4 3 142 -137 |  |
| -10 2 2 253 -252 -5 5 2 125 106 4 8 2 248 244 1 1 3 40 41 8 4 3 87 75 |  |
| -8 2 2 287 284 -3 5 2 1018 1034 6 8 2 228 230 3 1 3 335 339 10 4 3 198 189 |  |
| -6 2 2 514 510 -1 5 2 145 141 8 8 2 66 69 5 1 3 151 149 -11 5 3 72 -79 |  |
| -4 2 2 199 -196 1 5 2 699 694 -9 9 2 127 130 7 1 3 273 277 -9 5 3 91 70 |  |
| -2 2 2 201 204 3 5 2 1046 1062 -7 9 2 260 -255 9 1 3 159 -152 -7 5 3 52 39 |  |
| 0 2 2 598 603 5 5 2 49 21 -5 9 2 155 161 -12 2 3 538 -535 -5 5 3 338 -349 |  |
| 2 2 2 447 454 7 5 2 570 562 -3 9 2 102 -105 -10 2 3 90 -83 -3 5 3 205 201 |  |
| 4 2 2 359 -367 9 5 2 130 140 -1 9 2 49 55 -8 2 3 658 -672 1 5 3 274 -274 |  |
| 6 2 2 390 388 -12 6 2 240 -233 1 9 2 94 -86 -6 2 3 105 -99 5 5 3 103 98 |  |
| 8 2 2 325 327 -10 6 2 102 87 3 9 2 67 -59 -4 2 3 263 -265 9 5 3 208 -207 |  |
| 10 2 2 98 -95 -8 6 2 50 37 5 9 2 145 143 -2 2 3 1163-1160 -10 6 3 233 -232 |  |
| -13 3 2 182 -187 -6 6 2 570 565 7 9 2 201 -185 0 2 3 110 -102 -8 6 3 123 -126 |  |
| -9 3 2 150 -153 -4 6 2 78 59 -8 10 2 155 -162 2 2 3 746 -745 -6 6 3 157 -152 |  |
| -7 3 2 288 -287 -2 6 2 649 -665 -6 10 2 255 -259 4 2 3 58 62 -4 6 3 182 -185 |  |
| -5 3 2 336 -330 0 6 2 951 957 -4 10 2 478 -488 6 2 3 630 -624 -2 6 3 162 -164 |  |
| -3 3 2 84 77 2 6 2 42 -46 -2 10 2 140 -143 8 2 3 323 -319 0 6 3 339 -335 |  |
| -1 3 2 586 -592 4 6 2 236 228 0 10 2 568 -565 10 2 3 74 -69 2 6 3 52 52 |  |
| 1 3 2 452 -446 6 6 2 154 -146 2 10 2 44 -47 -11 3 3 362 -353 4 6 3 359 -353 |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| 6 6 3 113 -117 0 0 4 1015 1009 -12 4 4 245 243 0 8 4 116 -121 1 3 5 259 265 |  |
| 8 6 3 72 -72 2 0 4 228 220 -10 4 4 376 -377 2 8 4 84 -84 3 3 5 116 112 |  |
| -11 7 3 143 134 4 0 4 854 869 -8 4 4 165 158 4 8 4 249 -244 5 3 5 385 392 |  |
| -9 7 3 413 411 6 0 4 187 190 -4 4 4 235 -236 -7 9 4 94 94 -10 4 5 277 -277 |  |
| -5 7 3 565 575 8 0 4 333 329 0 4 4 145 -149 -5 9 4 117 -126 -8 4 5 184 179 |  |
| -1 7 3 604 603 -13 1 4 139 137 2 4 4 329 319 -3 9 4 226 224 -6 4 5 169 -170 |  |
| 1 7 3 272 272 -11 1 4 148 147 4 4 4 457 -446 -1 9 4 150 -150 -4 4 5 196 -197 |  |
| 5 7 3 442 431 -9 1 4 159 -152 6 4 4 102 97 3 9 4 97 92 0 4 5 219 -218 |  |
| -8 8 3 380 378 -7 1 4 284 282 8 4 4 71 57 -6 10 4 351 352 2 4 5 231 236 |  |
| -6 8 3 167 163 -5 1 4 119 -124 -11 5 4 219 -226 -4 10 4 288 301 4 4 5 411 -411 |  |
| -4 8 3 234 224 -3 1 4 767 763 -7 5 4 839 -850 -2 10 4 166 179 -9 5 5 70 68 |  |
| -2 8 3 610 616 -1 1 4 506 -496 -5 5 4 145 -147 0 10 4 515 511 -7 5 5 59 -54 |  |
| 2 8 3 672 660 1 1 4 52 39 -3 5 4 787 -796 -11 1 5 54 -49 -5 5 5 124 126 |  |
| 4 8 3 156 -144 3 1 4 460 459 -1 5 4 138 -132 -7 1 5 330 -325 3 5 5 86 84 |  |
| 6 8 3 410 405 5 1 4 76 -75 1 5 4 564 -557 -5 1 5 163 163 -10 6 5 184 192 |  |
| -9 9 3 332 323 7 1 4 132 130 3 5 4 507 -507 -3 1 5 434 -426 -6 6 5 250 250 |  |
| -7 9 3 402 -400 9 1 4 179 -175 5 5 4 219 -225 -1 1 5 70 -65 -4 6 5 198 197 |  |
| -5 9 3 50 -40 -12 2 4 275 -270 7 5 4 555 -560 1 1 5 158 -161 0 6 5 249 252 |  |
| -3 9 3 151 -150 -10 2 4 78 -80 -10 6 4 299 -293 3 1 5 84 -87 2 6 5 98 93 |  |
| -1 9 3 384 374 -8 2 4 111 -115 -8 6 4 354 351 5 1 5 124 -121 4 6 5 201 194 |  |
| 1 9 3 315 -310 -6 2 4 52 -35 -6 6 4 339 -340 7 1 5 281 -301 -9 7 5 199 -195 |  |
| 3 9 3 337 -325 -4 2 4 344 -339 -4 6 4 462 -457 -12 2 5 392 400 -5 7 5 605 -615 |  |
| 5 9 3 302 289 -2 2 4 210 -206 -2 6 4 301 306 -8 2 5 651 651 -3 7 5 113 107 |  |
| -4 10 3 69 52 0 2 4 161 165 0 6 4 192 -185 -6 2 5 190 169 -1 7 5 310 -316 |  |
| -2 10 3 150 145 2 2 4 544 -544 2 6 4 76 68 -4 2 5 209 203 1 7 5 281 -277 |  |
| 2 10 3 214 210 8 2 4 145 -147 4 6 4 545 -535 -2 2 5 499 489 3 7 5 249 -250 |  |
| 4 10 3 118 -130 -11 3 4 192 194 6 6 4 247 238 0 2 5 160 152 -8 8 5 544 -572 |  |
| -3 11 3 156 170 -9 3 4 248 251 -9 7 4 268 272 2 2 5 714 721 -4 8 5 104 -101 |  |
| -1 11 3 145 153 -7 3 4 45 -47 -7 7 4 182 -189 4 2 5 135 -128 -2 8 5 445 -456 |  |
| 1 11 3 160 163 -5 3 4 296 287 -5 7 4 199 202 6 2 5 332 341 0 8 5 68 -80 |  |
| 3 11 3 130 141 -3 3 4 284 283 -3 7 4 64 -69 -11 3 5 113 117 2 8 5 468 -462 |  |
| -12 0 4 148 158 -1 3 4 176 166 -1 7 4 273 272 -9 3 5 645 648 -3 9 5 412 412 |  |
| -10 0 4 446 451 1 3 4 94 94 5 7 4 161 147 -7 3 5 147 151 -1 9 5 194 -196 |  |
| -6 0 4 1052 1072 3 3 4 292 295 -8 8 4 177 -177 -5 3 5 473 462 -10 0 6 763 -770 |  |
| -4 0 4 784 772 5 3 4 199 194 -4 8 4 199 -201 -3 3 5 161 -165 -8 0 6 211 202 |  |
| -2 0 4 62 -57 9 3 4 207 218 -2 8 4 277 -275 -1 3 5 902 894 -6 0 6 421 -415 |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| -4 0 6 707 -696 -8 2 6 214 211 -8 4 6 77 -67 3 5 6 314 333 -1 1 7 80 81 |  |
| -2 0 6 354 -354 -6 2 6 151 145 -6 4 6 200 193 -8 6 6 292 -295 1 1 7 201 208 |  |
| 0 0 6 369 -371 -4 2 6 94 98 -4 4 6 134 -131 -6 6 6 209 205 -8 2 7 476 -483 |  |
| 2 0 6 65 -62 -2 2 6 102 95 0 4 6 338 332 -4 6 6 159 159 -6 2 7 115 -126 |  |
| 4 0 6 718 -739 0 2 6 76 72 2 4 6 292 -296 0 6 6 204 195 -4 2 7 268 -260 |  |
| -9 1 6 103 99 2 2 6 286 283 4 4 6 88 89 2 6 6 227 -235 -2 2 7 234 -230 |  |
| -7 1 6 295 -287 -9 3 6 101 -94 -9 5 6 199 200 -5 7 6 202 -201 -7 3 7 226 -234 |  |
| -5 1 6 236 226 -7 3 6 206 -203 -7 5 6 337 339 -3 7 6 215 220 -5 3 7 533 -536 |  |
| -3 1 6 390 -374 -5 3 6 180 -183 -5 5 6 66 61 -1 7 6 228 -230 -3 3 7 213 207 |  |
| -1 1 6 89 80 -1 3 6 278 -274 -3 5 6 801 818 -7 1 7 233 241 -1 3 7 412 -420 |  |
| 1 1 6 142 -136 1 3 6 163 -170 -1 5 6 67 49 -5 1 7 109 -103 -6 4 7 158 154 |  |
| 3 1 6 81 76 -10 4 6 126 123 1 5 6 307 310 -3 1 7 256 249 -4 4 7 74 73 |  |
| -10 2 6 107 -100 |  |
| OBSERVED AND CALCULATED STRUCTURE FACTORS FOR THE SAMPLE - ORDERING 950°C 100 HOURS |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| 2 0 0 140 148 0 6 0 1080-1093 -5 1 1 159 155 -8 4 1 144 -140 -1 7 1 425 -435 |  |
| 6 0 0 897 890 2 6 0 240 252 -3 1 1 863 -860 -6 4 1 92 -89 1 7 1 580 -593 |  |
| 8 0 0 774 791 4 6 0 201 -195 -1 1 1 74 -68 -4 4 1 77 -68 3 7 1 61 -52 |  |
| 10 0 0 596 594 6 6 0 32 -2 1 1 1 136 -140 -2 4 1 236 247 5 7 1 480 -492 |  |
| 12 0 0 105 -93 8 6 0 188 -188 3 1 1 759 -767 0 4 1 893 -900 7 7 1 84 -81 |  |
| 1 1 0 55 46 10 6 0 404 -401 5 1 1 52 49 2 4 1 250 250 9 7 1 489 -493 |  |
| 3 1 0 839 821 12 6 0 323 314 7 1 1 301 -306 4 4 1 357 -354 -8 8 1 397 -397 |  |
| 5 1 0 609 -607 1 7 0 32 -24 9 1 1 55 50 6 4 1 62 65 -6 8 1 220 -223 |  |
| 7 1 0 446 457 3 7 0 107 97 11 1 1 340 -340 10 4 1 339 -333 -4 8 1 215 -213 |  |
| 11 1 0 295 290 5 7 0 454 451 -12 2 1 693 690 -11 5 1 113 -116 -2 8 1 983 -994 |  |
| 13 1 0 140 -141 7 7 0 289 -290 -10 2 1 33 10 -9 5 1 85 84 0 8 1 210 221 |  |
| 0 2 0 243 232 9 7 0 202 204 -8 2 1 391 389 -7 5 1 53 55 2 8 1 580 -579 |  |
| 2 2 0 663 -653 2 8 0 243 -254 -4 2 1 690 677 -5 5 1 75 82 4 8 1 213 -212 |  |
| 4 2 0 232 -230 4 8 0 375 -375 -2 2 1 1395 1365 -3 5 1 188 -177 6 8 1 569 -567 |  |
| 6 2 0 183 -185 6 8 0 44 -42 0 2 1 400 -377 -1 5 1 275 282 8 8 1 206 -201 |  |
| 8 2 0 233 -227 8 8 0 63 -66 2 2 1 1099 1091 1 5 1 78 86 -9 9 1 62 -59 |  |
| 12 2 0 183 -185 10 8 0 278 -276 4 2 1 311 302 3 5 1 218 -214 -7 9 1 560 561 |  |
| 1 3 0 106 92 1 9 0 41 -50 6 2 1 723 731 5 5 1 172 179 -5 9 1 435 -430 |  |
| 3 3 0 612 614 3 9 0 194 195 8 2 1 437 427 7 5 1 31 28 -3 9 1 74 80 |  |
| 5 3 0 386 379 5 9 0 179 -185 10 2 1 62 -56 9 5 1 51 52 -1 9 1 66 72 |  |
| 7 3 0 92 -92 7 9 0 157 150 12 2 1 476 471 11 5 1 78 -76 1 9 1 179 171 |  |
| 9 3 0 298 301 9 9 0 79 -85 -13 3 1 230 225 -10 6 1 212 212 3 9 1 155 153 |  |
| 11 3 0 169 177 0 10 0 711 725 -11 3 1 311 312 -6 6 1 262 263 5 9 1 347 -337 |  |
| 0 4 0 37 -33 2 10 0 67 67 -9 3 1 725 727 -4 6 1 347 346 7 9 1 338 336 |  |
| 2 4 0 175 171 4 10 0 524 522 -7 3 1 428 -436 -2 6 1 109 -119 -8 10 1 131 -117 |  |
| 4 4 0 638 -649 6 10 0 213 224 -5 3 1 1157 1167 0 6 1 479 477 -2 10 1 364 -352 |  |
| 6 4 0 278 275 8 10 0 188 183 -3 3 1 992 998 2 6 1 208 190 0 10 1 172 178 |  |
| 8 4 0 152 145 1 11 0 81 92 -1 3 1 925 918 4 6 1 223 223 2 10 1 71 -55 |  |
| 10 4 0 455 -456 3 11 0 272 280 1 3 1 170 -166 6 6 1 54 60 4 10 1 85 -65 |  |
| 12 4 0 196 195 5 11 0 301 -283 3 3 1 393 385 8 6 1 214 211 6 10 1 191 -184 |  |
| 1 5 0 974 -973 7 11 0 343 358 5 3 1 1516 1531 10 6 1 203 205 -7 11 1 221 -220 |  |
| 3 5 0 709 -718 0 12 0 412 391 7 3 1 148 -158 -11 7 1 116 -121 -5 11 1 201 -212 |  |
| 5 5 0 105 111 2 12 0 242 -250 9 3 1 459 455 -9 7 1 296 -297 -3 11 1 64 -71 |  |
| 7 5 0 1127-1137 -13 1 1 49 -25 11 3 1 145 140 -7 7 1 37 34 -1 11 1 76 -87 |  |
| 9 5 0 149 -141 -11 1 1 267 -270 -12 4 1 299 293 -5 7 1 835 -857 1 11 1 300 -310 |  |
| 11 5 0 410 -400 -7 1 1 376 -382 -10 4 1 306 -300 -3 7 1 88 80 3 11 1 135 -146 |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| 5 11 1 50 26 4 2 2 353 -359 9 5 2 137 153 -1 9 2 58 59 -8 2 3 680 -681 |  |
| -2 12 1 289 263 6 2 2 393 396 -12 6 2 238 -233 1 9 2 89 -77 -6 2 3 106 -100 |  |
| 2 12 1 433 409 8 2 2 350 341 -10 6 2 110 104 3 9 2 60 -55 -4 2 3 258 -261 |  |
| -14 0 2 578 -580 10 2 2 108 -98 -8 6 2 54 48 5 9 2 150 152 -2 2 3 1228-1238 |  |
| -12 0 2 99 91 -13 3 2 184 -185 -6 6 2 585 588 7 9 2 200 -186 0 2 3 103 -96 |  |
| -10 0 2 733 -733 -9 3 2 153 -145 -4 6 2 103 87 -8 10 2 152 -156 2 2 3 749 -762 |  |
| -8 0 2 340 -345 -7 3 2 281 -280 -2 6 2 638 -657 -6 10 2 246 -256 4 2 3 49 55 |  |
| -6 0 2 1041-1052 -5 3 2 329 -322 0 6 2 1004 1009 -4 10 2 495 -480 6 2 3 642 -643 |  |
| -4 0 2 1140-1141 -3 3 2 93 88 2 6 2 35 -24 -2 10 2 135 -132 8 2 3 349 -345 |  |
| -2 0 2 361 340 -1 3 2 583 -584 4 6 2 249 248 0 10 2 567 -570 10 2 3 57 -57 |  |
| 0 0 2 1531-1525 1 3 2 446 -443 6 6 2 136 -131 2 10 2 39 -38 -11 3 3 370 -366 |  |
| 2 0 2 965 -962 3 3 2 49 47 8 6 2 157 152 4 10 2 637 -630 -9 3 3 799 -802 |  |
| 4 0 2 1178-1181 5 3 2 301 -298 10 6 2 259 255 6 10 2 128 -134 -7 3 3 235 245 |  |
| 6 0 2 46 45 7 3 2 241 -239 -9 7 2 178 -178 -7 11 2 439 -449 -5 3 3 741 -753 |  |
| 8 0 2 449 -460 9 3 2 141 -137 -7 7 2 170 175 -5 11 2 207 177 -3 3 3 297 -290 |  |
| 10 0 2 809 -817 11 3 2 44 -27 -5 7 2 310 -312 -3 11 2 220 -232 -1 3 3 1208-1213 |  |
| -13 1 2 188 -190 -12 4 2 255 -249 -3 7 2 124 130 -1 11 2 103 87 1 3 3 286 -282 |  |
| -11 1 2 44 29 -10 4 2 223 226 -1 7 2 369 -359 1 11 2 170 -188 3 3 3 32 -17 |  |
| -9 1 2 260 270 -6 4 2 151 145 1 7 2 59 -57 3 11 2 272 -280 5 3 3 817 -827 |  |
| -7 1 2 991-1007 -4 4 2 47 56 3 7 2 214 214 5 11 2 229 206 7 3 3 123 -128 |  |
| -5 1 2 328 330 -2 4 2 243 -238 5 7 2 351 -347 -2 12 2 355 366 9 3 3 534 -530 |  |
| -3 1 2 65 66 0 4 2 626 633 9 7 2 167 -164 0 12 2 243 -228 -12 4 3 137 -137 |  |
| 1 1 2 683 -676 2 4 2 434 -440 -10 8 2 161 160 -13 1 3 71 74 -10 4 3 212 209 |  |
| 3 1 2 283 -286 4 4 2 341 350 -8 8 2 182 186 -11 1 3 95 102 -8 4 3 187 -190 |  |
| 5 1 2 383 385 8 4 2 82 -82 -6 8 2 132 133 -9 1 3 83 87 -6 4 3 374 377 |  |
| 7 1 2 526 -531 10 4 2 105 90 -4 8 2 159 159 -7 1 3 422 425 -4 4 3 311 308 |  |
| 9 1 2 243 246 -13 5 2 228 224 -2 8 2 241 247 -5 1 3 263 -263 -2 4 3 450 -465 |  |
| 11 1 2 249 -243 -11 5 2 370 371 0 8 2 225 226 -3 1 3 682 680 0 4 3 436 443 |  |
| -12 2 2 327 335 -9 5 2 176 174 2 8 2 97 97 -1 1 3 122 121 4 4 3 405 410 |  |
| -10 2 2 254 -251 -7 5 2 939 953 4 8 2 229 231 1 1 3 59 44 6 4 3 143 -142 |  |
| -8 2 2 293 288 -5 5 2 120 102 6 8 2 224 221 3 1 3 352 349 8 4 3 72 67 |  |
| -6 2 2 522 520 -3 5 2 1059 1065 8 8 2 64 61 5 1 3 148 142 10 4 3 202 207 |  |
| -4 2 2 193 -188 -1 5 2 155 148 -9 9 2 131 135 7 1 3 293 296 -11 5 3 73 -70 |  |
| -2 2 2 205 208 1 5 2 711 703 -7 9 2 255 -246 9 1 3 160 -152 -9 5 3 77 77 |  |
| 0 2 2 611 611 3 5 2 1106 1117 -5 9 2 155 164 -12 2 3 553 -547 -7 5 3 54 57 |  |
| 2 2 2 471 471 7 5 2 587 582 -3 9 2 100 -101 -10 2 3 95 -83 -5 5 3 332 -342 |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| -3 5 3 218 213 -6 10 3 47 15 -4 2 4 339 -343 -6 6 4 352 -349 5 1 5 123 -117 |  |
| -1 5 3 58 42 -4 10 3 58 38 -2 2 4 226 -225 -4 6 4 487 -482 7 1 5 306 -323 |  |
| 1 5 3 254 -261 -2 10 3 152 137 0 2 4 170 174 -2 6 4 289 298 -12 2 5 409 402 |  |
| 5 5 3 109 104 0 10 3 58 -48 2 2 4 555 -557 0 6 4 218 -209 -10 2 5 48 -38 |  |
| 9 5 3 209 -208 2 10 3 212 206 4 2 4 57 -53 2 6 4 63 59 -8 2 5 659 654 |  |
| -10 6 3 231 -230 4 10 3 133 -142 8 2 4 159 -159 4 6 4 570 -568 -6 2 5 179 173 |  |
| -8 6 3 124 -120 -3 11 3 157 162 -11 3 4 194 188 6 6 4 233 230 -4 2 5 192 193 |  |
| -6 6 3 145 -146 -1 11 3 130 145 -9 3 4 245 246 -9 7 4 281 277 -2 2 5 511 508 |  |
| -4 6 3 184 -177 1 11 3 151 155 -7 3 4 56 -51 -7 7 4 188 -193 0 2 5 148 148 |  |
| -2 6 3 160 -159 -12 0 4 153 163 -5 3 4 280 277 -5 7 4 206 206 2 2 5 748 747 |  |
| 0 6 3 341 -333 -10 0 4 464 463 -3 3 4 278 280 -3 7 4 64 -69 4 2 5 135 -134 |  |
| 2 6 3 59 57 -8 0 4 36 11 -1 3 4 164 158 -1 7 4 285 271 6 2 5 348 353 |  |
| 4 6 3 357 -352 -6 0 4 1101 1108 1 3 4 85 87 5 7 4 171 163 -11 3 5 115 119 |  |
| 6 6 3 122 -123 -4 0 4 803 808 3 3 4 290 296 -8 8 4 167 -168 -9 3 5 665 665 |  |
| 8 6 3 73 -70 -2 0 4 66 -60 5 3 4 204 199 -4 8 4 185 -185 -7 3 5 153 153 |  |
| -11 7 3 135 130 0 0 4 1047 1064 9 3 4 225 229 -2 8 4 256 -257 -5 3 5 483 480 |  |
| -9 7 3 403 406 2 0 4 245 232 -12 4 4 252 251 0 8 4 117 -116 -3 3 5 153 -158 |  |
| -5 7 3 563 569 4 0 4 901 914 -10 4 4 371 -372 2 8 4 70 -72 -1 3 5 921 924 |  |
| -1 7 3 594 593 6 0 4 209 214 -8 4 4 164 160 4 8 4 238 -236 1 3 5 286 296 |  |
| 1 7 3 258 263 8 0 4 334 333 -4 4 4 229 -230 -7 9 4 95 91 3 3 5 108 108 |  |
| 3 7 3 94 94 -13 1 4 151 145 0 4 4 154 -152 -5 9 4 124 -134 5 3 5 430 425 |  |
| 5 7 3 449 446 -11 1 4 154 149 2 4 4 331 326 -3 9 4 220 216 -10 4 5 279 -274 |  |
| -8 8 3 390 387 -9 1 4 159 -151 4 4 4 453 -446 -1 9 4 150 -151 -8 4 5 187 184 |  |
| -6 8 3 169 168 -7 1 4 292 296 6 4 4 104 106 3 9 4 104 90 -6 4 5 160 -160 |  |
| -4 8 3 241 227 -5 1 4 115 -123 8 4 4 74 70 -6 10 4 349 347 -4 4 5 205 -197 |  |
| -2 8 3 638 638 -3 1 4 774 781 -11 5 4 236 -229 -4 10 4 305 300 0 4 5 225 -225 |  |
| 2 8 3 691 678 -1 1 4 486 -488 -7 5 4 855 -864 -2 10 4 158 162 2 4 5 250 249 |  |
| 4 8 3 148 -137 1 1 4 39 37 -5 5 4 153 -148 0 10 4 519 517 4 4 5 424 -423 |  |
| 6 8 3 420 423 3 1 4 491 493 -3 5 4 821 -806 -11 1 5 55 -51 -9 5 5 67 65 |  |
| -9 9 3 344 338 5 1 4 80 -86 -1 5 4 143 -134 -9 1 5 74 -51 -7 5 5 77 -70 |  |
| -7 9 3 392 -393 7 1 4 138 140 1 5 4 570 -560 -7 1 5 330 -333 -5 5 5 111 116 |  |
| -3 9 3 136 -140 9 1 4 181 -184 3 5 4 539 -538 -5 1 5 160 159 3 5 5 73 70 |  |
| -1 9 3 392 389 -12 2 4 270 -274 5 5 4 222 -220 -3 1 5 431 -425 5 5 5 44 42 |  |
| 1 9 3 291 -291 -10 2 4 81 -82 7 5 4 589 -589 -1 1 5 63 -67 -10 6 5 181 190 |  |
| 3 9 3 330 -329 -8 2 4 117 -119 -10 6 4 308 -307 1 1 5 163 -167 -6 6 5 245 246 |  |
| 5 9 3 325 316 -6 2 4 41 -36 -8 6 4 338 337 3 1 5 113 -105 -4 6 5 198 195 |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| 0 6 5 256 256 -10 0 6 783 -784 -8 2 6 218 214 2 4 6 310 -308 -1 7 6 232 -234 |  |
| 2 6 5 98 97 -8 0 6 199 193 -6 2 6 145 148 -9 5 6 192 192 -7 1 7 238 246 |  |
| 4 6 5 199 196 -6 0 6 404 -411 -4 2 6 90 95 -7 5 6 348 346 -5 1 7 110 -99 |  |
| -9 7 5 197 -194 -4 0 6 723 -723 -2 2 6 107 111 -5 5 6 55 55 -3 1 7 263 259 |  |
| -5 7 5 608 -609 -2 0 6 353 -359 0 2 6 76 77 -3 5 6 846 839 -1 1 7 82 81 |  |
| -3 7 5 119 113 0 0 6 388 -393 2 2 6 298 293 -1 5 6 58 52 1 1 7 203 212 |  |
| -1 7 5 310 -310 2 0 6 57 -59 -9 3 6 93 -88 1 5 6 307 304 -8 2 7 475 -486 |  |
| 1 7 5 282 -277 4 0 6 784 -791 -7 3 6 195 -197 3 5 6 350 362 -6 2 7 123 -131 |  |
| 3 7 5 246 -237 -9 1 6 104 105 -5 3 6 181 -180 -8 6 6 290 -287 -4 2 7 254 -251 |  |
| -8 8 5 579 -581 -7 1 6 302 -298 -1 3 6 276 -274 -6 6 6 221 211 -2 2 7 253 -245 |  |
| -4 8 5 100 -97 -5 1 6 228 225 1 3 6 177 -174 -4 6 6 181 182 -7 3 7 226 -232 |  |
| -2 8 5 471 -479 -3 1 6 384 -381 3 3 6 44 -49 0 6 6 227 219 -5 3 7 563 -560 |  |
| 0 8 5 76 -83 -1 1 6 79 77 -8 4 6 78 -77 2 6 6 230 -241 -3 3 7 215 208 |  |
| 2 8 5 490 -482 1 1 6 142 -135 -6 4 6 193 191 -5 7 6 213 -208 -1 3 7 440 -431 |  |
| -3 9 5 405 407 3 1 6 67 64 -4 4 6 127 -126 -3 7 6 219 221 -4 4 7 78 80 |  |
| -1 9 5 207 -205 -10 2 6 101 -96 0 4 6 342 338 |  |
| OBSERVED AND CALCULATED STRUCTURE FACTORS FOR THE SAMPLE - DISORDERING 1100°C 12 HOURS |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| 2 0 0 147 148 9 5 0 149 -140 -7 1 1 372 -376 -10 4 1 301 -291 -5 7 1 833 -852 |  |
| 4 0 0 148 146 11 5 0 402 -397 -5 1 1 160 155 -8 4 1 134 -134 -3 7 1 78 77 |  |
| 6 0 0 908 895 0 6 0 1082-1098 -3 1 1 856 -853 -6 4 1 89 -86 -1 7 1 425 -435 |  |
| 8 0 0 780 795 2 6 0 240 245 -1 1 1 57 -60 -4 4 1 73 -61 1 7 1 583 -593 |  |
| 10 0 0 611 591 4 6 0 207 -199 1 1 1 128 -133 -2 4 1 246 255 3 7 1 62 -53 |  |
| 12 0 0 103 -95 8 6 0 193 -195 3 1 1 758 -759 0 4 1 873 -892 5 7 1 481 -489 |  |
| 1 1 0 61 53 10 6 0 407 -404 5 1 1 51 53 2 4 1 253 257 7 7 1 80 -82 |  |
| 3 1 0 848 826 12 6 0 317 313 7 1 1 301 -304 4 4 1 355 -347 9 7 1 498 -493 |  |
| 5 1 0 599 -601 1 7 0 42 -24 9 1 1 55 55 6 4 1 75 71 -8 8 1 394 -401 |  |
| 7 1 0 450 464 3 7 0 99 93 11 1 1 338 -334 10 4 1 335 -329 -6 8 1 230 -225 |  |
| 11 1 0 294 291 5 7 0 453 448 -12 2 1 688 690 -11 5 1 115 -119 -4 8 1 222 -215 |  |
| 13 1 0 136 -140 7 7 0 290 -292 -8 2 1 394 390 -9 5 1 83 85 -2 8 1 995 -996 |  |
| 0 2 0 242 236 9 7 0 200 201 -6 2 1 475 481 -7 5 1 65 56 0 8 1 209 215 |  |
| 2 2 0 661 -653 2 8 0 245 -250 -4 2 1 686 678 -5 5 1 75 79 2 8 1 583 -582 |  |
| 4 2 0 230 -225 4 8 0 370 -375 -2 2 1 1406 1366 -3 5 1 193 -181 4 8 1 211 -218 |  |
| 6 2 0 173 -177 6 8 0 50 -43 0 2 1 394 -376 -1 5 1 276 281 6 8 1 575 -566 |  |
| 8 2 0 228 -226 8 8 0 64 -62 2 2 1 1099 1093 1 5 1 88 86 8 8 1 206 -202 |  |
| 10 2 0 46 -29 10 8 0 269 -274 4 2 1 318 305 3 5 1 218 -214 -9 9 1 74 -63 |  |
| 12 2 0 186 -180 1 9 0 43 -49 6 2 1 718 730 5 5 1 177 178 -7 9 1 554 557 |  |
| 1 3 0 96 87 3 9 0 196 192 8 2 1 438 426 7 5 1 36 25 -5 9 1 440 -430 |  |
| 3 3 0 610 609 5 9 0 176 -184 10 2 1 65 -55 9 5 1 54 53 -3 9 1 80 76 |  |
| 5 3 0 377 374 7 9 0 160 149 12 2 1 476 474 11 5 1 76 -74 -1 9 1 93 68 |  |
| 7 3 0 92 -96 9 9 0 79 -83 -13 3 1 222 225 -10 6 1 213 209 1 9 1 168 168 |  |
| 9 3 0 294 298 0 10 0 718 722 -11 3 1 318 319 -8 6 1 29 14 3 9 1 141 149 |  |
| 11 3 0 174 175 2 10 0 68 71 -9 3 1 718 731 -6 6 1 264 260 5 9 1 348 -340 |  |
| 0 4 0 37 -34 4 10 0 520 524 -7 3 1 424 -435 -4 6 1 337 345 7 9 1 339 332 |  |
| 2 4 0 175 170 6 10 0 223 227 -5 3 1 1163 1167 -2 6 1 109 -121 -8 10 1 128 -118 |  |
| 4 4 0 640 -649 8 10 0 178 184 -3 3 1 1010 1002 0 6 1 466 472 -2 10 1 361 -350 |  |
| 6 4 0 276 271 1 11 0 88 96 -1 3 1 923 924 2 6 1 204 191 0 10 1 175 177 |  |
| 8 4 0 149 143 3 11 0 273 281 1 3 1 167 -162 4 6 1 218 219 2 10 1 68 -55 |  |
| 10 4 0 454 -457 5 11 0 297 -275 3 3 1 400 389 6 6 1 54 57 4 10 1 78 -64 |  |
| 12 4 0 190 193 7 11 0 345 362 5 3 1 1502 1537 8 6 1 214 210 6 10 1 194 -183 |  |
| 1 5 0 979 -972 0 12 0 416 387 7 3 1 147 -157 10 6 1 205 202 -7 11 1 210 -220 |  |
| 3 5 0 704 -717 2 12 0 239 -249 9 3 1 456 453 -11 7 1 116 -123 -5 11 1 199 -213 |  |
| 5 5 0 94 107 -11 1 1 261 -266 11 3 1 138 146 -9 7 1 296 -298 -3 11 1 65 -70 |  |
| 7 5 0 1130-1138 -9 1 1 28 -26 -12 4 1 301 298 -7 7 1 37 33 -1 11 1 77 -90 |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| 1 11 1 301 -311 4 2 2 357 -362 7 5 2 585 582 -3 9 2 95 -100 -8 2 3 677 -683 |  |
| 3 11 1 134 -147 6 2 2 393 392 9 5 2 147 155 -1 9 2 54 62 -6 2 3 106 -103 |  |
| -4 12 1 154 137 8 2 2 343 339 -12 6 2 234 -225 1 9 2 90 -75 -4 2 3 256 -257 |  |
| -2 12 1 289 263 10 2 2 105 -103 -10 6 2 119 106 3 9 2 69 -57 -2 2 3 1230-1237 |  |
| 2 12 1 427 404 -13 3 2 180 -183 -8 6 2 61 51 5 9 2 153 152 0 2 3 103 -96 |  |
| -14 0 2 571 -584 -11 3 2 33 -37 -6 6 2 603 593 7 9 2 197 -183 2 2 3 756 -759 |  |
| -12 0 2 99 89 -9 3 2 147 -141 -4 6 2 117 96 -8 10 2 156 -156 4 2 3 50 54 |  |
| -10 0 2 732 -730 -7 3 2 281 -277 -2 6 2 639 -652 -6 10 2 251 -258 6 2 3 636 -643 |  |
| -8 0 2 345 -347 -5 3 2 324 -318 0 6 2 983 1012 -4 10 2 486 -482 8 2 3 348 -344 |  |
| -6 0 2 1055-1054 -3 3 2 96 92 2 6 2 39 -16 -2 10 2 132 -135 10 2 3 69 -54 |  |
| -4 0 2 1145-1143 -1 3 2 577 -579 4 6 2 255 251 0 10 2 568 -569 -13 3 3 31 -21 |  |
| 0 0 2 1545-1521 1 3 2 442 -440 6 6 2 132 -128 4 10 2 629 -628 -11 3 3 365 -368 |  |
| 2 0 2 959 -964 3 3 2 53 54 8 6 2 159 158 6 10 2 133 -138 -9 3 3 798 -807 |  |
| 4 0 2 1167-1180 5 3 2 299 -294 10 6 2 262 262 -7 11 2 439 -448 -7 3 3 234 241 |  |
| 8 0 2 451 -461 7 3 2 235 -238 -9 7 2 176 -177 -5 11 2 193 171 -5 3 3 747 -753 |  |
| 10 0 2 811 -824 9 3 2 140 -131 -7 7 2 171 177 -3 11 2 221 -236 -3 3 3 302 -292 |  |
| -13 1 2 194 -198 -12 4 2 252 -242 -5 7 2 310 -309 -1 11 2 104 82 -1 3 3 1195-1214 |  |
| -11 1 2 36 24 -10 4 2 229 226 -3 7 2 128 132 1 11 2 176 -190 1 3 3 292 -287 |  |
| -9 1 2 257 270 -6 4 2 144 147 -1 7 2 353 -357 3 11 2 269 -282 3 3 3 31 -16 |  |
| -7 1 2 996-1009 -4 4 2 57 62 1 7 2 62 -56 5 11 2 221 202 5 3 3 827 -830 |  |
| -5 1 2 317 318 -2 4 2 241 -238 3 7 2 204 216 -2 12 2 351 365 7 3 3 119 -132 |  |
| -3 1 2 64 60 0 4 2 626 632 5 7 2 349 -346 0 12 2 248 -227 9 3 3 528 -528 |  |
| 1 1 2 680 -682 2 4 2 436 -438 9 7 2 165 -159 -13 1 3 76 70 -12 4 3 149 -138 |  |
| 3 1 2 287 -291 4 4 2 347 349 -10 8 2 161 161 -11 1 3 92 101 -10 4 3 204 205 |  |
| 5 1 2 380 383 6 4 2 36 26 -8 8 2 175 182 -9 1 3 79 82 -8 4 3 192 -198 |  |
| 7 1 2 537 -537 8 4 2 78 -80 -6 8 2 132 130 -7 1 3 415 418 -6 4 3 368 369 |  |
| 9 1 2 246 241 10 4 2 97 89 -4 8 2 157 159 -5 1 3 265 -266 -4 4 3 308 306 |  |
| 11 1 2 246 -245 -13 5 2 224 227 -2 8 2 240 246 -3 1 3 669 675 -2 4 3 461 -470 |  |
| -12 2 2 331 331 -11 5 2 369 371 0 8 2 221 225 -1 1 3 122 118 0 4 3 423 436 |  |
| -10 2 2 255 -256 -9 5 2 180 173 2 8 2 95 93 1 1 3 45 39 2 4 3 34 -46 |  |
| -8 2 2 288 286 -7 5 2 956 952 4 8 2 227 230 3 1 3 344 344 4 4 3 406 405 |  |
| -6 2 2 524 518 -5 5 2 126 106 6 8 2 218 221 5 1 3 139 137 6 4 3 149 -149 |  |
| -4 2 2 193 -192 -3 5 2 1046 1064 8 8 2 65 60 7 1 3 285 293 8 4 3 71 63 |  |
| -2 2 2 201 202 -1 5 2 154 151 -9 9 2 128 134 9 1 3 164 -157 10 4 3 203 205 |  |
| 0 2 2 594 605 1 5 2 712 702 -7 9 2 257 -242 -12 2 3 549 -542 -11 5 3 70 -70 |  |
| 2 2 2 470 470 3 5 2 1093 1114 -5 9 2 157 161 -10 2 3 85 -84 -9 5 3 83 77 |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| -7 5 3 60 58 -1 9 3 398 390 -8 2 4 110 -119 -10 6 4 323 -309 -3 1 5 417 -422 |  |
| -5 5 3 333 -342 1 9 3 284 -286 -6 2 4 38 -34 -8 6 4 335 332 -1 1 5 66 -65 |  |
| -3 5 3 209 213 3 9 3 331 -327 -4 2 4 341 -338 -6 6 4 353 -350 1 1 5 161 -163 |  |
| -1 5 3 60 46 5 9 3 330 320 -2 2 4 223 -225 -4 6 4 492 -486 3 1 5 99 -102 |  |
| 1 5 3 250 -259 -4 10 3 53 37 0 2 4 183 179 -2 6 4 287 292 5 1 5 117 -112 |  |
| 5 5 3 105 105 -2 10 3 147 137 2 2 4 550 -554 0 6 4 226 -212 7 1 5 308 -321 |  |
| 9 5 3 210 -209 0 10 3 53 -49 4 2 4 53 -53 2 6 4 56 55 -12 2 5 406 400 |  |
| -10 6 3 234 -225 2 10 3 214 205 8 2 4 151 -155 4 6 4 572 -573 -10 2 5 43 -39 |  |
| -8 6 3 119 -118 4 10 3 123 -143 -11 3 4 183 182 6 6 4 229 229 -8 2 5 649 651 |  |
| -6 6 3 146 -144 -3 11 3 149 161 -9 3 4 242 244 -9 7 4 279 273 -6 2 5 180 175 |  |
| -4 6 3 181 -177 -1 11 3 134 146 -7 3 4 59 -51 -7 7 4 196 -191 -4 2 5 191 191 |  |
| -2 6 3 161 -158 1 11 3 148 155 -5 3 4 277 271 -5 7 4 199 204 -2 2 5 508 506 |  |
| 0 6 3 331 -328 -12 0 4 153 171 -3 3 4 273 275 -3 7 4 70 -72 0 2 5 152 145 |  |
| 2 6 3 55 59 -10 0 4 467 462 -1 3 4 159 156 -1 7 4 273 270 2 2 5 747 746 |  |
| 4 6 3 354 -351 -6 0 4 1085 1104 1 3 4 92 85 3 7 4 35 20 4 2 5 135 -137 |  |
| 6 6 3 117 -121 -4 0 4 815 812 3 3 4 297 292 5 7 4 175 162 6 2 5 356 350 |  |
| 8 6 3 69 -65 -2 0 4 75 -62 5 3 4 205 195 -8 8 4 163 -167 -11 3 5 121 116 |  |
| -11 7 3 128 126 0 0 4 1070 1060 9 3 4 219 227 -6 8 4 48 -45 -9 3 5 664 664 |  |
| -9 7 3 405 405 2 0 4 247 232 -12 4 4 254 248 -4 8 4 182 -180 -7 3 5 155 158 |  |
| -7 7 3 31 -19 4 0 4 904 913 -10 4 4 366 -373 -2 8 4 254 -254 -5 3 5 487 480 |  |
| -5 7 3 556 565 6 0 4 209 212 -8 4 4 164 157 0 8 4 117 -118 -3 3 5 150 -159 |  |
| -3 7 3 33 -28 8 0 4 339 328 -4 4 4 229 -231 2 8 4 67 -69 -1 3 5 910 923 |  |
| -1 7 3 582 590 -13 1 4 152 147 0 4 4 150 -152 4 8 4 238 -233 1 3 5 293 299 |  |
| 1 7 3 260 264 -11 1 4 152 154 2 4 4 327 326 -7 9 4 101 87 3 3 5 111 104 |  |
| 3 7 3 94 93 -9 1 4 146 -145 4 4 4 462 -446 -5 9 4 124 -132 5 3 5 434 424 |  |
| 5 7 3 448 445 -7 1 4 298 296 6 4 4 100 104 -3 9 4 226 215 -10 4 5 275 -270 |  |
| -8 8 3 382 390 -5 1 4 119 -122 8 4 4 74 71 -1 9 4 149 -150 -8 4 5 189 186 |  |
| -6 8 3 174 170 -3 1 4 771 786 -11 5 4 228 -233 3 9 4 101 90 -6 4 5 155 -154 |  |
| -4 8 3 255 229 -1 1 4 476 -483 -7 5 4 858 -858 -6 10 4 353 343 -4 4 5 202 -193 |  |
| -2 8 3 636 640 1 1 4 44 36 -5 5 4 157 -149 -4 10 4 300 303 0 4 5 217 -221 |  |
| 2 8 3 685 679 3 1 4 496 499 -3 5 4 799 -804 -2 10 4 160 165 2 4 5 252 255 |  |
| 4 8 3 140 -132 5 1 4 83 -84 -1 5 4 139 -133 0 10 4 519 515 4 4 5 422 -422 |  |
| 6 8 3 418 422 7 1 4 149 140 1 5 4 562 -558 -11 1 5 45 -50 -9 5 5 73 62 |  |
| -9 9 3 347 340 9 1 4 187 -180 3 5 4 537 -537 -9 1 5 44 -50 -7 5 5 78 -69 |  |
| -7 9 3 391 -386 -12 2 4 276 -269 5 5 4 218 -216 -7 1 5 332 -328 -5 5 5 113 115 |  |
| -3 9 3 136 -138 -10 2 4 78 -78 7 5 4 594 -589 -5 1 5 165 163 -3 5 5 32 -37 |  |
| H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC H K L 10FO 10FC |  |
| 3 5 5 73 68 -2 8 5 473 -479 -1 1 6 80 75 -6 4 6 194 188 -3 7 6 231 223 |  |
| 5 5 5 50 43 0 8 5 84 -84 1 1 6 140 -135 -4 4 6 123 -125 -1 7 6 235 -231 |  |
| -10 6 5 185 190 2 8 5 481 -481 3 1 6 70 63 0 4 6 336 339 -7 1 7 235 245 |  |
| -8 6 5 56 -48 -3 9 5 405 403 -10 2 6 106 -97 2 4 6 301 -307 -5 1 7 110 -102 |  |
| -6 6 5 243 238 -1 9 5 209 -205 -8 2 6 214 208 -9 5 6 191 193 -3 1 7 252 255 |  |
| -4 6 5 196 196 -10 0 6 789 -783 -6 2 6 143 148 -7 5 6 349 345 -1 1 7 74 80 |  |
| 0 6 5 256 251 -8 0 6 196 190 -4 2 6 91 94 -5 5 6 50 51 1 1 7 196 210 |  |
| 2 6 5 97 94 -6 0 6 404 -404 -2 2 6 104 109 -3 5 6 839 834 -8 2 7 485 -481 |  |
| 4 6 5 199 194 -4 0 6 729 -720 0 2 6 75 75 -1 5 6 63 52 -6 2 7 130 -131 |  |
| -9 7 5 198 -191 -2 0 6 359 -359 2 2 6 295 292 1 5 6 305 300 -4 2 7 248 -247 |  |
| -5 7 5 603 -607 0 0 6 400 -389 -9 3 6 85 -83 3 5 6 348 360 -2 2 7 243 -243 |  |
| -3 7 5 122 112 2 0 6 55 -53 -7 3 6 198 -194 -8 6 6 280 -283 0 2 7 44 -38 |  |
| -1 7 5 304 -304 4 0 6 772 -792 -5 3 6 173 -181 -6 6 6 215 210 -7 3 7 234 -230 |  |
| 1 7 5 279 -276 -9 1 6 105 103 -1 3 6 270 -268 -4 6 6 189 185 -5 3 7 556 -560 |  |
| 3 7 5 238 -236 -7 1 6 309 -298 1 3 6 173 -174 0 6 6 228 221 -3 3 7 203 208 |  |
| -8 8 5 574 -580 -5 1 6 224 222 -10 4 6 120 121 2 6 6 229 -240 -1 3 7 428 -426 |  |
| -6 8 5 53 -53 -3 1 6 386 -381 -8 4 6 75 -75 -5 7 6 208 -209 -4 4 7 81 78 |  |
| -4 8 5 100 -97 |  |