Table 4c. Bond lengths [Å] and bond angles [°] (with e.s.d.`s in parentheses) of the P21/a crystal structures of K2Mg(SO4)2.4H2O at 100 K, K2Mn(SO4)2.4H2O at 110 K and K2Fe(SO4)2.4H2O at 185 K.

|  | Mg | Mn | Fe |  |  | Mg | Mn | Fe |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K1–O4 | 2.6697(9) | 2.6901(11) | 2.6832(10) |  | K2–O4 | 2.7519(9) | 2.7737(11) | 2.7684(10) |  |
| K1–O6 | 2.6696(9) | 2.6901(11) | 2.6852(10) |  | K2–O5 | 2.8169(9) | 2.8251(11) | 2.8251(9) |  |
| K1–O2B | 2.7553(9) | 2.7800(12) | 2.7687(10) |  | K2–O2A | 2.8360(9) | 2.8724(11) | 2.8553(10) |  |
| K1–Ow1A | 2.8346(9) | 2.8535(12) | 2.8345(10) |  | K2–O1B | 2.8594(9) | 2.8712(11) | 2.8785(10) |  |
| K1–O1A | 2.8400(9) | 2.8749(11) | 2.8853(10) |  | K2–Ow1B | 2.8877(9) | 2.8929(12) | 2.8871(10) |  |
| K1–O3 | 3.0400(9) | 3.0072(12) | 2.9788(11) |  | K2–O6 | 2.8823(9) | 2.9117(12) | 2.9131(11) |  |
| K1–O5 | 3.0130(9) | 3.0005(11) | 3.0203(10) |  | K2–O2B | 2.9729(9) | 3.0057(11) | 2.9825(10) |  |
| K1–Ow2 | 3.0860(10) | 3.1481(13) | 3.1501(11) |  | K2–Ow2 | 2.9807(9) | 3.0125(13) | 2.9882(11) |  |
| K1–Ow3 | 3.2516(10) | 3.2733(13) | 3.2581(11) |  | K2–O3 | 3.2389(10) | 3.2375(13) | 3.1921(11) |  |
|  |  |  |  |  | K2–Ow3 | 3.3301(10) | 3.3576(13) | 3.3562(12) |  |
| Me1–O3 | 2.0122(9) | 2.1138(11) | 2.0859(10) | 2x | Ow2–Me1–O3 | 89.16(3) | 88.95(5) | 89.45(4) | 2x |
| Me1–Ow2 | 2.0776(10) | 2.1766(13) | 2.0984(11) | 2x | Ow2–Me1–O3 | 90.84(3) | 91.05(5) | 90.55(4) | 2x |
| Me1–Ow3 | 2.0908(10) | 2.1945(12) | 2.1459(11) | 2x | Ow3–Me1–O3 | 84.35(4) | 81.78(5) | 80.53(4) | 2x |
|  |  |  |  |  | Ow3–Me1–O3 | 95.65(4) | 98.22(5) | 99.47(4) | 2x |
|  |  |  |  |  | Ow3–Me1–Ow2 | 89.76(3) | 89.38(4) | 89.57(4) | 2x |
|  |  |  |  |  | Ow3–Me1–Ow2 | 90.24(3) | 90.62(4) | 90.43(4) | 2x |
| Me2–O5 | 2.0782(9) | 2.1722(11) | 2.0900(9) | 2x | Ow1B–Me2–Ow1A | 86.86(4) | 86.33(5) | 86.37(4) | 2x |
| Me2–Ow1A | 2.0681(9) | 2.1768(11) | 2.1349(9) | 2x | Ow1B–Me2–Ow1A | 93.14(4) | 93.67(5) | 93.63(4) | 2x |
| Me2–Ow1B | 2.0786(9) | 2.1857(11) | 2.1433(9) | 2x | Ow1B–Me2–O5 | 87.29(3) | 86.68(4) | 86.95(4) | 2x |
|  |  |  |  |  | Ow1B–Me2–O5 | 92.71(3) | 93.32(4) | 93.05(4) | 2x |
|  |  |  |  |  | Ow1A–Me2–O5 | 88.54(3) | 87.43(4) | 88.30(4) | 2x |
|  |  |  |  |  | Ow1A–Me2–O5 | 91.46(3) | 92.57(4) | 91.70(4) | 2x |
| So–O4 | 1.4568(10) | 1.4585(11) | 1.4546(11) |  | O3–So–O4 | 111.29(6) | 111.52(7) | 111.95(7) |  |
| So–O3 | 1.4722(9) | 1.4702(12) | 1.4698(11) |  | O3–So–O1A | 107.79(5) | 107.54(6) | 107.29(6) |  |
| So–O1A | 1.4862(9) | 1.4860(11) | 1.4824(9) |  | O3–So–O1B | 108.24(5) | 108.22(7) | 107.90(6) |  |
| So–O1B | 1.4873(9) | 1.4846(11) | 1.4818(10) |  | O4–So–O1A | 109.93(5) | 110.02(6) | 110.08(5) |  |
|  |  |  |  |  | O4–So–O1B | 110.36(5) | 110.23(6) | 110.46(6) |  |
|  |  |  |  |  | O1A–So–O1B | 109.15(5) | 109.23(7) | 109.06(6) |  |
| Sd–O6 | 1.4712(9) | 1.4691(11) | 1.4625(10) |  | O6–Sd–O2B | 109.25(5) | 109.40(6) | 109.47(6) |  |
| Sd–O2B | 1.4722(9) | 1.4710(11) | 1.4678(9) |  | O6–Sd–O2A | 110.91(5) | 110.91(6) | 111.27(6) |  |
| Sd–O2A | 1.4791(9) | 1.4798(11) | 1.4747(9) |  | O6–Sd–O5 | 110.40(5) | 110.37(7) | 110.40(6) |  |
| Sd–O5 | 1.4859(9) | 1.4843(11) | 1.4882(10) |  | O2A–Sd–O2B | 110.08(5) | 110.00(6) | 110.09(5) |  |
|  |  |  |  |  | O2A–Sd–O5 | 107.64(5) | 107.54(6) | 107.23(5) |  |
|  |  |  |  |  | O2B–Sd–O5 | 108.51(5) | 108.58(6) | 108.33(5) |  |