AM-01-073

H. Yang, J. Konzett, and C.T. Prewitt

Crystal structure of a new clinopyribole synthesized at high temperature and pressure.

Table 3 for deposit.

0   H   K   L      F(OBS)       F(CALC)     DELTA F   DELTA/SIGMA

6   0   0     386.557       376.612       9.945       1.232

5   0   0     142.890       136.531       6.358       1.717

3   0   0     216.470       216.762      -0.292      -0.063

2   0   0      98.472        95.496       2.977       1.149

1   0   0      64.245        60.706       3.539       1.844

5  -2   0     333.394       322.587      10.807       1.546

3  -2   0     355.188       354.026       1.163       0.159

1  -2   0      64.459        62.113       2.345       1.165

0   2   0      47.351        42.495       4.856       2.655

6   2   0      30.596        26.264       4.332       1.170

6  -4   0      45.190        50.187      -4.997      -1.436

5  -4   0     185.008       184.283       0.724       0.169

4  -4   0      38.411        38.329       0.082       0.028

3  -4   0     295.756       298.930      -3.174      -0.515

2  -4   0      36.168        36.786      -0.617      -0.212

1  -4   0      18.778        18.554       0.225       0.064

6  -6   0      88.722        91.208      -2.486      -0.773

5  -6   0      37.054        33.638       3.416       1.083

4  -6   0      81.189        79.166       2.023       0.724

3  -6   0     141.740       146.450      -4.710      -1.379

2  -6   0     369.946       375.146      -5.200      -0.687

0   6   0     235.400       238.723      -3.323      -0.676

6  -8   0      37.551        39.633      -2.083      -0.537

5  -8   0     102.430       105.481      -3.051      -0.970

3  -8   0     235.619       234.616       1.004       0.197

1  -8   0      41.603        46.966      -5.363      -1.873

2   8   0      20.211        14.914       5.297       1.447

5 -10   0      65.005        64.741       0.265       0.081

4 -10   0      38.380        42.837      -4.457      -1.376

3 -10   0     187.037       182.779       4.258       1.000

2 -10   0      61.833        63.701      -1.868      -0.719

1 -10   0      46.302        38.417       7.885       2.887

5 -12   0      29.415        35.065      -5.650      -1.380

4 -12   0     340.336       338.172       2.164       0.301

2 -12   0      86.473        94.821      -8.348      -2.891

1 -12   0     132.140       132.237      -0.097      -0.029

0  12   0     128.383        94.579      33.805       9.665 *

4 -14   0     168.868       168.843       0.025       0.006

3 -14   0      86.441        91.374      -4.933      -1.617

2 -14   0      55.324        56.038      -0.714      -0.250

1 -14   0     218.531       220.871      -2.340      -0.481

0  14   0     218.782       222.681      -3.899      -0.794

3 -16   0     290.378       291.412      -1.034      -0.165

2 -16   0      64.528        68.541      -4.013      -1.275

1 -16   0     366.604       371.401      -4.797      -0.625

0  16   0     283.316       254.894      28.423       4.585

2 -18   0     114.995       115.032      -0.037      -0.011

1 -18   0      24.923        26.672      -1.749      -0.409

0  18   0     600.565       599.936       0.628       0.051

-6   1   1      33.498        35.521      -2.023      -0.603

-2   1   1     125.518       128.518      -2.999      -1.011

-1   1   1      29.364        23.759       5.606       1.992

0   1   1      54.526        55.248      -0.722      -0.316

0   H   K   L      F(OBS)       F(CALC)     DELTA F   DELTA/SIGMA

1   1   1      37.073        31.089       5.984       2.122

2   1   1     135.903       135.264       0.639       0.198

3   1   1      26.782        24.831       1.952       0.539

4   1   1      37.293        32.100       5.193       1.736

6   1   1      49.864        46.143       3.722       1.097

-7   3   1     188.092       187.593       0.499       0.111

-5   3   1     134.201       132.622       1.578       0.450

-4   3   1      48.495        47.066       1.429       0.513

-3   3   1     447.560       446.184       1.376       0.151

-2   3   1     125.971       129.507      -3.537      -1.159

-1   3   1      41.169        43.236      -2.066      -0.764

0   3   1     108.474       106.594       1.880       0.689

1   3   1      27.191        35.430      -8.240      -2.469

2   3   1     119.117       121.258      -2.141      -0.718

3   3   1     389.409       388.739       0.670       0.084

5   3   1      68.781        69.131      -0.350      -0.111

6   3   1      35.358        35.412      -0.054      -0.015

-6   5   1      84.896        86.760      -1.865      -0.614

-5   5   1      38.229        35.479       2.750       0.780

-4   5   1     140.929       137.108       3.822       1.110

-2   5   1     454.421       459.849      -5.429      -0.588

-1   5   1      41.842        43.686      -1.844      -0.712

0   5   1     145.817       140.099       5.718       1.704

2   5   1     374.325       392.003     -17.678      -2.297

4   5   1      78.368        77.886       0.482       0.170

-6   7   1     269.049       268.142       0.906       0.154

-5   7   1     105.779       111.634      -5.855      -1.817

-4   7   1     252.752       246.193       6.559       1.205

-3   7   1      69.334        71.739      -2.405      -0.919

-2   7   1     591.015       604.279     -13.263      -1.111

-1   7   1      64.421        72.560      -8.139      -3.166

0   7   1     228.721       232.386      -3.665      -0.753

1   7   1      59.320        59.257       0.062       0.025

2   7   1     376.279       399.923     -23.645      -3.050

3   7   1      54.991        56.139      -1.148      -0.416

4   7   1      47.621        27.569      20.052       6.120 *

5   7   1      79.342        77.315       2.027       0.645

-5   9   1     633.139       635.690      -2.551      -0.198

-4   9   1      21.976        24.863      -2.887      -0.656

-3   9   1     514.796       496.794      18.001       1.718

-2   9   1     206.927       209.931      -3.004      -0.659

-1   9   1     424.397       441.287     -16.890      -1.948

0   9   1     179.975       184.463      -4.488      -1.106

1   9   1     141.903       113.108      28.795       8.374 *

2   9   1      62.486        67.649      -5.163      -1.843

3   9   1     209.340       211.448      -2.108      -0.449

5   9   1     747.732       746.832       0.900       0.059

-5  11   1      69.503        66.989       2.515       0.798

-3  11   1      23.208        19.928       3.279       0.881

-2  11   1      98.786       101.550      -2.763      -0.927

-1  11   1      45.982        46.427      -0.446      -0.168

0  11   1     331.836       341.150      -9.314      -1.348

1  11   1      46.453        43.228       3.225       1.146

0   H   K   L      F(OBS)       F(CALC)     DELTA F   DELTA/SIGMA

2  11   1      24.301        28.370      -4.069      -1.152

4  11   1     156.535       160.489      -3.953      -0.999

-5  13   1      24.458        22.046       2.412       0.537

-3  13   1      87.007        88.091      -1.084      -0.371

-2  13   1     201.279       198.240       3.040       0.667

-1  13   1      33.668        38.336      -4.668      -1.450

0  13   1     339.815       341.889      -2.074      -0.292

1  13   1      26.079        26.061       0.018       0.005

2  13   1     164.495       165.094      -0.599      -0.150

3  13   1      53.967        55.922      -1.956      -0.653

4  13   1     103.819       104.108      -0.289      -0.084

-4  15   1      26.456        25.794       0.662       0.147

-3  15   1     154.129       154.967      -0.838      -0.214

-2  15   1      83.124        88.438      -5.314      -1.695

-1  15   1     117.339       113.647       3.692       1.107

2  15   1     106.212       109.311      -3.098      -0.940

3  15   1     153.488       162.965      -9.476      -2.377

-3  17   1      65.169        65.716      -0.547      -0.160

-2  17   1      43.475        40.074       3.401       0.954

-1  17   1      77.935        83.013      -5.078      -1.609

0  17   1      65.791        69.149      -3.358      -1.052

1  17   1      57.950        51.852       6.098       1.981

2  17   1     114.003       117.826      -3.823      -1.083

-6   0   2     441.548       444.101      -2.553      -0.280

-4   0   2     546.843       550.237      -3.394      -0.305

-3   0   2      33.436        34.006      -0.571      -0.165

-2   0   2     280.665       265.928      14.737       2.503

-1   0   2      57.604        60.030      -2.426      -0.929

0   0   2     807.812       837.381     -29.569      -1.819

1   0   2     206.852       202.903       3.948       0.869

2   0   2     413.704       404.395       9.309       1.093

3   0   2     124.444       126.038      -1.594      -0.466

4   0   2     661.254       664.017      -2.763      -0.206

-6   2   2      33.875        34.865      -0.990      -0.274

-5   2   2     138.768       145.775      -7.007      -1.942

-4   2   2      30.420        31.608      -1.188      -0.355

-3   2   2      49.330        30.574      18.757       7.024 *

-1   2   2      59.690        65.107      -5.416      -2.064

0   2   2      28.686        25.774       2.912       0.799

1   2   2     289.812       286.887       2.925       0.480

2   2   2      29.653        29.565       0.089       0.024

3   2   2     141.451       141.643      -0.192      -0.053

-6   4   2      33.530        35.907      -2.377      -0.702

-5   4   2      59.828        65.744      -5.916      -1.953

-3   4   2      27.398        17.657       9.741       2.892

0   4   2      29.968        20.791       9.176       2.783

1   4   2     259.349       257.619       1.730       0.313

2   4   2      17.491        18.010      -0.520      -0.128

3   4   2      40.642        44.168      -3.526      -1.149

4   4   2      43.211        46.868      -3.657      -1.030

-6   6   2     290.906       283.923       6.983       1.109

-5   6   2      32.606        32.466       0.140       0.040

-4   6   2     174.736       169.973       4.762       1.162

0   H   K   L      F(OBS)       F(CALC)     DELTA F   DELTA/SIGMA

-3   6   2      30.765        24.736       6.029       2.041

-2   6   2      90.405       101.774     -11.369      -4.076

-1   6   2      81.968        80.041       1.927       0.721

0   6   2     330.366       317.731      12.635       1.836

1   6   2     114.819       115.631      -0.812      -0.258

2   6   2     196.812       205.955      -9.143      -2.035

3   6   2      32.173        28.701       3.471       0.998

4   6   2     266.649       261.605       5.044       0.861

-6   8   2      47.496        46.409       1.087       0.323

-5   8   2      97.988       100.058      -2.069      -0.633

-3   8   2      60.356        47.696      12.660       4.722

-1   8   2     189.657       194.178      -4.521      -1.054

1   8   2     201.461       201.454       0.007       0.002

3   8   2      53.514        58.300      -4.786      -1.375

-5  10   2     101.833       102.542      -0.708      -0.220

-4  10   2      35.546        36.442      -0.896      -0.263

-3  10   2     111.621       106.469       5.153       1.597

-2  10   2      80.812        79.654       1.158       0.383

-1  10   2     154.142       158.590      -4.448      -1.181

0  10   2      29.930        32.336      -2.406      -0.748

1  10   2      81.685        80.574       1.112       0.382

3  10   2      29.848        32.780      -2.932      -0.854

-5  12   2      37.676        40.969      -3.292      -0.941

-4  12   2      30.244        27.582       2.662       0.716

-3  12   2     109.498       114.119      -4.621      -1.418

-2  12   2     153.344       155.556      -2.213      -0.578

0  12   2     276.996       282.103      -5.107      -0.853

1  12   2      39.197        43.417      -4.221      -1.314

2  12   2     248.015       251.196      -3.181      -0.578

3  12   2     110.026       114.769      -4.744      -1.398

-4  14   2     130.551       133.429      -2.879      -0.786

-3  14   2     293.814       296.600      -2.785      -0.439

-2  14   2      44.512        46.115      -1.604      -0.500

0  14   2     149.945       157.396      -7.451      -1.946

1  14   2     112.909       110.808       2.102       0.613

2  14   2      25.444        32.136      -6.692      -1.476

0  16   2     199.087       199.712      -0.625      -0.133

-2   1   3      87.484        82.317       5.167       1.785

0   1   3      42.721        45.123      -2.402      -0.719

1   1   3      38.757        36.179       2.578       0.776

2   1   3      81.704        85.036      -3.332      -1.059

-5   3   3     171.739       168.090       3.649       0.866

-4   3   3      39.002        38.877       0.125       0.039

-3   3   3     361.245       359.719       1.526       0.202

-2   3   3      84.324        84.322       0.002       0.001

-1   3   3      24.075        26.678      -2.603      -0.628

0   3   3      64.214        68.684      -4.470      -1.550

2   3   3      74.410        77.496      -3.086      -0.983

-5   5   3      38.336        39.508      -1.172      -0.332

-4   5   3      41.534        42.694      -1.160      -0.366

-2   5   3     331.767       330.720       1.047       0.150

-1   5   3      32.361        32.267       0.095       0.027

1   5   3      36.577        42.977      -6.400      -1.809

0   H   K   L      F(OBS)       F(CALC)     DELTA F   DELTA/SIGMA

2   5   3     245.596       248.083      -2.486      -0.453

-5   7   3      46.579        53.102      -6.524      -1.938

-4   7   3      76.251        78.615      -2.364      -0.759

-3   7   3      41.144        45.986      -4.842      -1.474

-2   7   3     511.460       514.756      -3.296      -0.315

-1   7   3     102.933       100.481       2.452       0.777

0   7   3      41.603        39.861       1.742       0.549

1   7   3      39.668        44.820      -5.152      -1.372

-4   9   3      32.939        34.904      -1.965      -0.479

-3   9   3     136.839       138.478      -1.639      -0.442

-2   9   3     171.318       166.742       4.576       1.095

-1   9   3     641.043       645.914      -4.871      -0.374

1   9   3      72.318        73.390      -1.072      -0.345

-2  11   3     161.819       164.955      -3.136      -0.767

-1  11   3      64.660        67.418      -2.758      -0.892

0  11   3     112.338       111.800       0.537       0.158

10   0   0     264.657       247.595      17.062       2.736

8   0   0     384.094       387.539      -3.445      -0.421

7   0   0     145.478       129.492      15.986       3.573

9  -2   0      45.203        42.499       2.704       0.701

7  -2   0     165.061       163.723       1.337       0.320

8   2   0      35.063        28.835       6.228       1.707

7  -4   0     181.351       180.563       0.788       0.177

8  -6   0      59.062        57.115       1.947       0.508

7  -6   0      42.646        39.771       2.875       0.856

8  -8   0      53.514        52.636       0.878       0.234

9   8   0      34.636        35.922      -1.286      -0.296

9 -10   0     159.708       160.620      -0.913      -0.200

7 -10   0     114.706       111.397       3.309       0.902

6 -10   0      73.273        76.544      -3.271      -1.009

8 -12   0      31.896        30.843       1.054       0.213

7 -12   0     137.047       138.406      -1.359      -0.338

6 -12   0     212.864       210.951       1.913       0.382

8 -14   0      75.905        72.918       2.987       0.789

7 -14   0     282.317       276.098       6.220       0.984

8 -16   0      72.450        64.612       7.838       1.554

7 -16   0     456.934       448.197       8.736       0.911

6 -16   0      60.702        60.018       0.684       0.195

5 -16   0     123.533       125.928      -2.395      -0.643

4 -16   0     115.573       115.261       0.312       0.086

7 -18   0      93.748        90.728       3.019       0.775

6 -18   0      75.447        62.531      12.916       3.092

5 -18   0     117.427       119.875      -2.448      -0.643

4 -18   0     171.733       172.363      -0.630      -0.144

3 -18   0      39.504        36.585       2.919       0.797

7 -20   0      71.935        72.731      -0.796      -0.198

5 -20   0     153.086       149.184       3.902       0.913

4 -20   0      32.650        34.156      -1.506      -0.332

3 -20   0      76.314        76.765      -0.451      -0.128

2 -20   0     100.319       103.222      -2.903      -0.825

1 -20   0      27.926        22.806       5.120       1.182

6  20   0      25.256        21.290       3.966       0.778

5 -22   0     148.575       142.832       5.743       1.330

0   H   K   L      F(OBS)       F(CALC)     DELTA F   DELTA/SIGMA

2 -22   0      79.731        78.691       1.040       0.293

1 -22   0      66.023        63.060       2.963       0.861

5 -24   0      28.611        24.795       3.815       0.782

4 -24   0     162.623       159.870       2.753       0.616

2 -24   0      23.748        26.996      -3.248      -0.610

1 -24   0      47.816        50.474      -2.658      -0.646

3 -26   0      60.909        60.569       0.340       0.087

2 -26   0      89.111        92.695      -3.583      -0.947

1 -26   0      32.204        39.320      -7.116      -1.408

2 -28   0      50.141        50.638      -0.497      -0.112

1  28   0      36.326        24.191      12.135       2.769

-9   3   1      33.611        33.710      -0.098      -0.023

7   3   1     145.409       140.669       4.739       1.180

9   3   1      47.125        49.659      -2.534      -0.525

-9   5   1      31.287        22.833       8.454       1.917

-8   5   1     139.641       140.702      -1.060      -0.267

6   5   1     145.597       153.814      -8.217      -2.105

8   5   1     115.039       111.816       3.223       0.835

9   5   1      58.459        54.940       3.519       0.880

-9   7   1      26.676        26.551       0.124       0.024

-8   7   1      60.249        59.963       0.286       0.081

6   7   1     416.857       419.002      -2.144      -0.246

7   7   1      39.366        35.948       3.418       0.902

8   7   1     110.736       103.062       7.674       2.032

9   7   1      56.555        54.227       2.328       0.521

-10   9   1      32.669        33.068      -0.399      -0.077

-9   9   1     371.033       360.974      10.059       1.259

-8   9   1      35.433        31.161       4.273       1.008

-7   9   1     274.307       270.274       4.033       0.664

6   9   1     102.531       104.340      -1.810      -0.525

7   9   1      85.342        87.977      -2.635      -0.744

-8  11   1     121.328       118.926       2.402       0.607

-7  11   1      42.306        48.007      -5.701      -1.459

-6  11   1      45.473        49.042      -3.569      -0.987

5  11   1     108.719       109.628      -0.909      -0.267

6  11   1     130.739       128.097       2.642       0.691

7  11   1      51.868        54.170      -2.302      -0.609

8  11   1      49.211        49.881      -0.670      -0.166

-7  13   1      77.916        73.291       4.625       1.298

-6  13   1      49.236        48.492       0.744       0.217

6  13   1      51.221        52.046      -0.825      -0.219

7  13   1      86.234        88.314      -2.080      -0.553

-9  15   1      40.082        44.981      -4.898      -0.953

-7  15   1      44.392        39.852       4.540       1.203

-6  15   1      47.540        43.030       4.510       1.296

-5  15   1      77.558        76.254       1.303       0.401

5  15   1      97.725        92.330       5.394       1.473

6  15   1      50.656        47.858       2.798       0.718

-7  17   1      44.179        51.917      -7.738      -1.894

-6  17   1      87.365        88.020      -0.655      -0.186

-5  17   1      35.879        35.793       0.086       0.022

-4  17   1      63.051        64.889      -1.837      -0.554

3  17   1      38.305        35.115       3.189       0.859

0   H   K   L      F(OBS)       F(CALC)     DELTA F   DELTA/SIGMA

5  17   1      71.589        73.659      -2.070      -0.582

6  17   1      41.710        43.367      -1.657      -0.346

7  17   1      36.376        43.052      -6.676      -1.326

-7  19   1      62.643        67.894      -5.251      -1.265

-6  19   1      23.208        18.329       4.878       1.004

-5  19   1      40.704        34.347       6.358       1.547

-4  19   1     109.768       102.417       7.351       1.990

-3  19   1      39.492        45.518      -6.026      -1.683

-2  19   1     133.227       140.135      -6.908      -1.833

-1  19   1      39.197        45.436      -6.239      -1.647

0  19   1     154.255       156.131      -1.876      -0.468

1  19   1      95.947        96.501      -0.555      -0.163

2  19   1      68.919        70.782      -1.862      -0.555

3  19   1      63.906        68.742      -4.836      -1.319

4  19   1      52.849        56.569      -3.721      -0.890

6  19   1      33.216        26.795       6.421       1.271

-7  21   1      66.758        65.169       1.589       0.422

-5  21   1     294.015       295.287      -1.271      -0.194

-4  21   1      51.108        50.212       0.896       0.241

-3  21   1     126.172       124.158       2.013       0.533

-2  21   1      77.520        76.526       0.994       0.295

-1  21   1     145.233       143.573       1.660       0.415

0  21   1      35.961        37.345      -1.384      -0.355

1  21   1     200.299       198.292       2.007       0.416

2  21   1      72.802        70.232       2.570       0.754

3  21   1      52.918        59.859      -6.941      -1.717

4  21   1      37.425        34.954       2.471       0.646

5  21   1     150.165       153.283      -3.119      -0.722

-5  23   1     244.905       237.025       7.881       1.369

-4  23   1      36.564        35.241       1.323       0.316

-3  23   1     105.641       104.722       0.918       0.242

-2  23   1     146.753       146.226       0.527       0.128

-1  23   1     192.302       190.898       1.403       0.293

0  23   1      47.389        46.198       1.191       0.308

1  23   1     172.882       176.383      -3.501      -0.785

2  23   1      76.201        81.892      -5.692      -1.581

3  23   1     112.262       106.088       6.174       1.618

5  23   1     170.407       173.457      -3.050      -0.650

-5  25   1     145.792       134.600      11.192       2.553

-4  25   1      42.357        40.669       1.688       0.423

-3  25   1      79.989        76.737       3.252       0.811

-2  25   1     409.143       399.865       9.278       1.068

-1  25   1     108.838       111.251      -2.413      -0.627

0  25   1     165.777       163.093       2.684       0.600

1  25   1      41.069        37.425       3.644       0.904

2  25   1     256.144       249.492       6.653       1.117

3  25   1      31.381        38.125      -6.744      -1.569

0  27   1      84.814        86.562      -1.748      -0.459

1  27   1      55.946        59.038      -3.092      -0.783

-10   0   2     354.717       341.884      12.833       1.663

-9   0   2      37.412        44.042      -6.629      -1.606

-8   0   2     212.468       215.607      -3.139      -0.620

-7   0   2     240.174       241.585      -1.411      -0.260

0   H   K   L      F(OBS)       F(CALC)     DELTA F   DELTA/SIGMA

5   0   2      88.797        86.996       1.801       0.516

6   0   2     118.576       123.721      -5.144      -1.364

7   0   2     116.402       113.475       2.928       0.748

8   0   2     240.589       234.593       5.996       1.048

-9   2   2      97.718        99.454      -1.736      -0.468

-7   2   2     443.307       446.679      -3.372      -0.366

5   2   2     123.031       120.952       2.078       0.576

7   2   2     149.185       146.300       2.884       0.688

8   2   2      43.098        37.857       5.241       1.259

-9   4   2     156.108       157.792      -1.684      -0.387

-8   4   2      45.328        43.678       1.651       0.406

-7   4   2     342.787       341.121       1.666       0.228

5   4   2     101.695        99.494       2.201       0.651

7   4   2     232.975       224.748       8.227       1.497

-10   6   2     140.904       146.494      -5.590      -1.293

-9   6   2      56.894        56.251       0.643       0.173

-8   6   2      77.099        78.229      -1.130      -0.325

-7   6   2     118.658       120.079      -1.422      -0.399

6   6   2     275.715       278.107      -2.392      -0.387

7   6   2      94.238        93.829       0.409       0.112

8   6   2      97.505        92.329       5.176       1.323

-9   8   2      52.333        52.345      -0.012      -0.003

-8   8   2      53.810        52.092       1.718       0.494

-7   8   2     151.892       148.597       3.296       0.815

5   8   2     120.668       121.388      -0.720      -0.194

6   8   2      36.910        40.133      -3.223      -0.750

7   8   2     113.594       118.191      -4.597      -1.187

8   8   2      63.730        59.197       4.533       1.131

-9  10   2      74.869        72.830       2.039       0.537

-7  10   2      26.569        28.506      -1.937      -0.375

-6  10   2      45.485        48.893      -3.408      -0.927

4  10   2      41.772        44.309      -2.536      -0.717

5  10   2      58.534        57.035       1.500       0.409

6  10   2      74.573        75.450      -0.877      -0.231

-7  12   2      66.431        70.430      -3.999      -1.191

-6  12   2      69.503        74.171      -4.668      -1.313

4  12   2     156.567       155.642       0.925       0.223

6  12   2      31.237        24.379       6.858       1.593

7  12   2      38.116        40.638      -2.522      -0.643

-8  14   2      78.205        83.155      -4.950      -1.259

-7  14   2     143.549       139.606       3.944       0.962

-6  14   2      39.329        44.873      -5.544      -1.399

3  14   2     233.697       237.762      -4.065      -0.763

4  14   2     188.846       192.362      -3.516      -0.753

7  14   2     131.719       133.240      -1.521      -0.355

-8  16   2      54.350        59.454      -5.103      -1.216

-7  16   2     440.926       433.155       7.771       0.837

-6  16   2     112.111       120.860      -8.748      -2.319

-5  16   2      43.588        47.487      -3.899      -0.978

-4  16   2      91.587        93.674      -2.088      -0.612

-3  16   2     433.984       436.208      -2.224      -0.246

1  16   2     282.324       281.060       1.264       0.205

2  16   2      78.959        79.809      -0.850      -0.252

0   H   K   L      F(OBS)       F(CALC)     DELTA F   DELTA/SIGMA

3  16   2     455.539       460.591      -5.052      -0.532

4  16   2     130.972       133.524      -2.552      -0.640

6  16   2      41.716        38.229       3.487       0.840

-8  18   2      63.529        60.738       2.791       0.664

-7  18   2      46.045        50.661      -4.617      -1.090

-6  18   2     316.538       311.698       4.840       0.696

-5  18   2      74.209        75.479      -1.270      -0.363

-4  18   2      54.143        54.812      -0.669      -0.174

-3  18   2      61.807        63.448      -1.641      -0.444

-2  18   2     360.315       356.774       3.541       0.463

-1  18   2     124.136       123.524       0.612       0.168

0  18   2     598.473       598.661      -0.188      -0.015

2  18   2      39.957        36.607       3.350       0.845

3  18   2      88.860        89.498      -0.638      -0.181

4  18   2     184.486       184.470       0.016       0.003

5  18   2      94.973        93.507       1.466       0.388

6  18   2      59.370        57.939       1.431       0.357

-7  20   2      51.397        55.686      -4.288      -1.032

-5  20   2     114.298       115.606      -1.309      -0.329

-3  20   2      35.050        38.779      -3.729      -0.864

-2  20   2     112.049       114.251      -2.202      -0.612

-1  20   2     142.645       143.570      -0.925      -0.231

0  20   2      54.765        50.425       4.340       1.307

1  20   2      26.267        28.126      -1.859      -0.398

2  20   2      61.443        57.765       3.678       1.018

3  20   2      76.370        77.206      -0.836      -0.222

5  20   2      96.845        94.760       2.085       0.534

-5  22   2     101.211        99.948       1.263       0.326

-4  22   2      24.596        21.873       2.723       0.564

-3  22   2     100.759       102.724      -1.965      -0.530

-2  22   2      71.137        74.788      -3.651      -0.988

-1  22   2     117.609       120.239      -2.631      -0.680

0  22   2      21.675        20.664       1.011       0.190

1  22   2      31.965        36.314      -4.349      -0.904

2  22   2      70.270        66.867       3.403       0.957

3  22   2     118.224       115.897       2.328       0.593

4  22   2      28.573        27.644       0.929       0.168

-4  24   2      37.010        26.140      10.870       2.514

-3  24   2      74.724        76.570      -1.846      -0.466

0  24   2      98.648        94.829       3.819       0.960

2  24   2      49.355        50.521      -1.165      -0.270

3  24   2      43.469        37.781       5.688       1.276

-2  26   2      79.675        79.117       0.558       0.144

0  26   2      41.377        38.390       2.986       0.698

6   1   3      36.106        33.190       2.916       0.627

-9   3   3      31.513        27.885       3.628       0.844

-7   3   3     184.536       181.698       2.839       0.619

-6   3   3      35.955        37.406      -1.451      -0.407

3   3   3     172.172       175.360      -3.187      -0.744

5   3   3      45.580        43.267       2.313       0.584

6   3   3      50.920        44.065       6.855       1.603

7   3   3     114.197       107.096       7.102       1.745

-9   5   3      27.850        28.908      -1.058      -0.231

0   H   K   L      F(OBS)       F(CALC)     DELTA F   DELTA/SIGMA

-8   5   3     220.410       212.685       7.724       1.473

-7   5   3      29.597        31.992      -2.396      -0.569

3   5   3      33.121        28.918       4.204       1.039

5   5   3      37.645        45.502      -7.858      -1.801

6   5   3     167.881       164.051       3.830       0.841

-9   7   3      46.107        47.080      -0.972      -0.231

-8   7   3     212.123       212.948      -0.825      -0.161

-6   7   3      56.272        57.339      -1.066      -0.314

2   7   3     309.791       311.823      -2.032      -0.304

4   7   3     128.641       130.127      -1.486      -0.386

5   7   3      40.214        41.153      -0.939      -0.227

6   7   3     302.880       296.463       6.417       0.943

-9   9   3     436.660       419.956      16.704       1.805

-8   9   3      96.355        93.504       2.851       0.780

-7   9   3     212.682       211.080       1.602       0.314

-6   9   3      28.824        26.489       2.335       0.441

-5   9   3     373.433       373.384       0.049       0.006

2   9   3      64.635        61.390       3.245       1.010

3   9   3      48.821        42.930       5.892       1.463

4   9   3     102.204       104.334      -2.130      -0.591

5   9   3     367.772       357.999       9.773       1.234

6   9   3      96.449        88.417       8.032       2.032

-9  11   3      50.222        52.467      -2.244      -0.492

-6  11   3      86.774        87.154      -0.380      -0.112

-5  11   3      58.503        60.808      -2.305      -0.683

-4  11   3     102.813       102.242       0.572       0.172

4  11   3     204.345       206.093      -1.748      -0.349

5  11   3      62.442        62.779      -0.337      -0.091

6  11   3     111.150       103.414       7.736       1.958

-8  13   3     127.768       125.397       2.371       0.590

-7  13   3      42.080        38.655       3.425       0.865

-6  13   3     123.640       127.136      -3.496      -0.906

-4  13   3      97.341        99.895      -2.553      -0.761

-3  13   3      65.916        65.009       0.908       0.285

-2  13   3     215.855       215.371       0.483       0.096

0  13   3     165.450       168.161      -2.710      -0.645

1  13   3      58.050        58.689      -0.638      -0.193

2  13   3      90.135        90.713      -0.578      -0.168

3  13   3      73.198        70.141       3.056       0.885

4  13   3     123.954       123.329       0.625       0.159

5  13   3      48.790        48.384       0.406       0.100

-7  15   3      82.276        79.582       2.694       0.693

-5  15   3     154.663       159.461      -4.798      -1.151

-4  15   3      48.061        47.104       0.958       0.264

-3  15   3     165.972       168.267      -2.295      -0.531

-2  15   3      52.484        53.831      -1.347      -0.394

1  15   3      78.280        80.043      -1.763      -0.521

2  15   3      85.398        85.931      -0.533      -0.155

3  15   3      60.061        58.855       1.206       0.325

5  15   3      46.641        51.835      -5.193      -1.147

-7  17   3      38.386        41.141      -2.755      -0.601

-6  17   3      35.603        37.032      -1.429      -0.317

-3  17   3      28.981        31.572      -2.591      -0.551

0   H   K   L      F(OBS)       F(CALC)     DELTA F   DELTA/SIGMA

-2  17   3      95.708        91.776       3.931       1.122

-1  17   3      44.688        43.044       1.643       0.423

0  17   3      49.230        51.888      -2.658      -0.697

1  17   3      90.833        91.615      -0.782      -0.220

4  17   3      58.339        57.486       0.853       0.220

-7  19   3      61.405        63.239      -1.834      -0.429

-5  19   3      30.853        17.845      13.009       3.005

-4  19   3      40.466        33.987       6.479       1.641

-3  19   3      59.433        54.146       5.287       1.329

0  19   3     105.697       107.902      -2.205      -0.584

1  19   3      59.784        56.804       2.981       0.829

2  19   3     109.353       106.694       2.659       0.659

3  19   3      58.704        55.290       3.414       0.870

-5  21   3     211.809       208.271       3.537       0.673

-4  21   3      30.634        36.105      -5.471      -1.025

-3  21   3     115.674       109.485       6.189       1.591

-2  21   3      75.020        73.019       2.001       0.523

-1  21   3     201.864       199.259       2.604       0.518

1  21   3      65.106        65.638      -0.532      -0.142

2  21   3      45.787        50.018      -4.231      -0.962

-3  23   3      69.064        70.219      -1.155      -0.294

-2  23   3      43.249        39.395       3.853       0.957

-1  23   3     200.406       201.233      -0.827      -0.163

0  23   3      36.658        34.198       2.460       0.581

1  23   3     123.458       115.228       8.230       2.040

-8   0   4      49.758        51.333      -1.576      -0.380

-7   0   4      76.973        81.216      -4.243      -1.178

-6   0   4     572.010       569.699       2.311       0.197

-4   0   4     368.476       368.235       0.241       0.031

-3   0   4     243.711       244.172      -0.461      -0.083

-2   0   4     116.264       117.028      -0.764      -0.216

-1   0   4     116.893       118.198      -1.305      -0.360

0   0   4     562.298       557.017       5.281       0.458

3   0   4     148.318       140.252       8.065       1.915

4   0   4     469.888       462.452       7.436       0.754

-7   2   4     174.170       172.150       2.020       0.441

-5   2   4      50.134        58.150      -8.016      -2.081

-3   2   4     342.944       345.543      -2.600      -0.355

-1   2   4     222.690       221.241       1.449       0.281

3   2   4     172.392       171.130       1.262       0.277

-8   4   4      47.006        42.090       4.916       1.286

-7   4   4      72.959        73.580      -0.622      -0.162

-6   4   4      24.741        23.283       1.458       0.322

-5   4   4      59.188        61.424      -2.237      -0.633

-3   4   4     293.946       290.813       3.133       0.488

-2   4   4      32.826        31.775       1.051       0.234

-1   4   4     171.632       168.739       2.893       0.672

1   4   4      39.033        39.217      -0.183      -0.044

3   4   4     145.949       145.112       0.837       0.200

-8   6   4      64.867        66.289      -1.422      -0.355

-7   6   4      39.121        42.111      -2.989      -0.705

-6   6   4      26.148        28.962      -2.814      -0.592

-5   6   4      51.441        53.866      -2.425      -0.657

0   H   K   L      F(OBS)       F(CALC)     DELTA F   DELTA/SIGMA

-4   6   4     107.488       106.737       0.751       0.209

-3   6   4      68.882        65.670       3.212       0.979

-2   6   4     107.042       106.257       0.784       0.222

0   6   4      98.956       101.059      -2.103      -0.608

1   6   4      25.639        27.392      -1.753      -0.363

2   6   4     277.838       277.903      -0.065      -0.010

3   6   4      33.404        38.907      -5.503      -1.175

4   6   4      43.230        43.358      -0.128      -0.029

-8   8   4      28.874        36.899      -8.025      -1.336

-5   8   4      45.096        46.073      -0.977      -0.262

-3   8   4     133.277       134.330      -1.052      -0.272

1   8   4      53.942        55.303      -1.362      -0.371

3   8   4      72.701        70.646       2.055       0.541

-7  10   4      88.803        84.313       4.490       1.208

-6  10   4      30.005        32.760      -2.755      -0.536

-5  10   4      74.416        76.408      -1.991      -0.570

-3  10   4      49.751        51.592      -1.840      -0.517

-2  10   4      41.515        43.044      -1.529      -0.378

-1  10   4      38.631        38.258       0.373       0.090

0  10   4      37.544        39.688      -2.144      -0.498

1  10   4      58.182        57.895       0.288       0.071

3  10   4     109.812       111.962      -2.149      -0.540

-7  12   4      94.319        92.740       1.580       0.413

-6  12   4      62.536        58.999       3.537       0.937

-4  12   4     128.484       127.891       0.593       0.146

1  12   4      83.281        83.167       0.114       0.030

2  12   4     167.831       165.237       2.595       0.561

-7  14   4     167.285       161.185       6.099       1.317

-6  14   4      63.855        64.629      -0.773      -0.205

-4  14   4      97.718        94.155       3.563       0.974

-3  14   4     137.587       137.558       0.029       0.007

-2  14   4      41.226        43.894      -2.668      -0.664

-1  14   4      35.371        43.455      -8.084      -1.807

0  14   4     104.968       107.369      -2.401      -0.601

1  14   4     146.917       142.231       4.686       1.088

-6  16   4      98.830       100.946      -2.116      -0.534

-4  16   4      91.461        92.435      -0.974      -0.252

-3  16   4     359.354       353.902       5.452       0.702

-2  16   4      36.941        36.386       0.555       0.133

0  16   4      97.762        93.758       4.004       1.058

1  16   4     213.725       206.987       6.738       1.283

-5  18   4      26.273        21.157       5.116       0.925

-4  18   4     260.951       254.730       6.221       1.026

-3  18   4      49.004        46.709       2.295       0.531

-2  18   4     122.069       125.715      -3.646      -0.886

-1  18   4      98.139        98.688      -0.549      -0.141

0  18   4     135.388       128.295       7.094       1.691

-2  20   4      77.086        71.094       5.993       1.443

-1  20   4      81.377        81.933      -0.556      -0.132

-2   1   5      29.817        33.855      -4.038      -0.794

2   1   5      38.713        41.356      -2.643      -0.527

-6   3   5      49.136        53.786      -4.651      -1.188

-5   3   5     143.040       140.649       2.391       0.570

0   H   K   L      F(OBS)       F(CALC)     DELTA F   DELTA/SIGMA

-4   3   5      26.148        16.735       9.413       1.903

-3   3   5     228.885       228.878       0.007       0.001

-2   3   5      46.748        48.819      -2.071      -0.543

0   3   5      40.667        39.964       0.702       0.168

1   3   5      55.311        49.247       6.064       1.467

2   3   5      45.900        45.176       0.724       0.162

-6   5   5      31.538        27.475       4.063       0.808

-4   5   5      49.619        51.678      -2.059      -0.533

-2   5   5     120.825       126.645      -5.820      -1.450

-6   7   5      60.607        63.429      -2.821      -0.702

-5   7   5      34.039        35.578      -1.539      -0.329

-4   7   5      56.832        56.971      -0.139      -0.034

-2   7   5     176.821       174.807       2.014       0.431

-1   7   5      50.706        49.787       0.919       0.235

0   7   5      62.166        64.492      -2.326      -0.562

1   7   5      42.426        41.390       1.036       0.232

-5   9   5     247.135       241.019       6.116       1.048

-4   9   5      30.131        33.121      -2.991      -0.529

-3   9   5     131.022       126.342       4.680       1.128

-2   9   5      37.708        42.878      -5.170      -0.940

-1   9   5     478.037       462.515      15.522       1.547

1   9   5      82.477        78.661       3.816       0.982

-5  11   5      37.607        36.845       0.762       0.157

-4  11   5      56.499        57.328      -0.830      -0.205

-1  11   5      63.215        58.678       4.537       1.116

0  11   5      48.922        48.008       0.914       0.202

-4  13   5      55.908        45.277      10.631       2.589

-3  13   5      54.620        54.921      -0.301      -0.075

11   0   0      85.750        75.551      10.199       1.992

13  -2   0     111.816       118.836      -7.020      -1.541

11  -2   0     163.697       158.037       5.660       1.177

12  -4   0      48.633        48.337       0.296       0.058

11  -4   0     101.708        98.103       3.605       0.857

13  -6   0      29.641        35.568      -5.928      -0.796

12  -6   0      57.246        60.634      -3.388      -0.710

13  -8   0      37.086        37.708      -0.622      -0.111

11  -8   0     107.085       105.985       1.101       0.254

10  -8   0      52.754        51.499       1.256       0.284

11 -10   0      30.696        29.596       1.101       0.169

10 -10   0      39.574        42.935      -3.361      -0.648

12 -12   0     104.183       114.625     -10.442      -2.256

10 -12   0     195.531       194.552       0.979       0.189

12 -14   0      40.880        42.575      -1.694      -0.278

11 -14   0      68.096        74.345      -6.248      -1.321

10 -14   0      70.967        67.794       3.173       0.702

9 -14   0      61.481        56.969       4.511       1.084

11 -16   0     197.667       203.007      -5.340      -0.976

10 -16   0     104.692       101.632       3.060       0.710

10 -18   0     204.942       205.891      -0.949      -0.174

8 -18   0     135.244       140.794      -5.550      -1.213

9  18   0      58.748        48.499      10.249       1.706

9 -20   0      53.508        54.039      -0.531      -0.110

9 -22   0      92.472        96.578      -4.106      -0.874

0   H   K   L      F(OBS)       F(CALC)     DELTA F   DELTA/SIGMA

8 -22   0      38.135        33.871       4.264       0.875

7 -22   0     187.734       182.522       5.212       1.033

10 -24   0      90.374        97.669      -7.295      -1.557

7 -24   0      64.170        64.739      -0.569      -0.123

6 -24   0     110.654       105.434       5.220       1.227

6 -26   0      89.859        87.750       2.108       0.510

9  26   0      37.412        39.200      -1.788      -0.313

7 -28   0     116.509       106.864       9.645       2.075

3 -28   0     120.769       122.565      -1.796      -0.419

4  28   0      37.035        33.840       3.196       0.623

6  28   0      38.493        32.291       6.202       1.350

5 -30   0      51.806        42.612       9.194       1.910

4 -30   0     128.276       126.133       2.144       0.478

2 -30   0      67.261        66.874       0.387       0.091

0  30   0     198.961       194.724       4.237       0.788

6 -32   0      51.705        52.469      -0.764      -0.153

4 -32   0     192.358       190.344       2.015       0.377

2 -32   0      56.386        53.363       3.022       0.662

1 -32   0      61.085        52.163       8.922       1.992

0  32   0     249.573       234.943      14.630       2.390

5 -34   0     153.739       160.599      -6.859      -1.389

3 -34   0     129.351       131.223      -1.872      -0.399

0  34   0     152.634       146.667       5.966       1.099

2 -36   0      97.216        95.957       1.258       0.278

0  36   0     237.737       239.769      -2.032      -0.327

-13   1   1      37.004        40.189      -3.185      -0.613

-11   1   1      33.140        27.399       5.741       1.109

10   1   1      53.552        50.798       2.754       0.663

-13   3   1      31.230        33.416      -2.185      -0.361

-12   3   1      45.083        44.177       0.906       0.191

-11   3   1     110.780       105.973       4.807       1.159

11   3   1     148.161       142.045       6.116       1.317

-13   5   1      57.083        62.774      -5.691      -1.195

-12   5   1     147.407       143.953       3.453       0.737

-11   5   1      67.813        65.684       2.129       0.496

11   5   1      64.383        59.683       4.700       1.112

12   5   1      99.075       104.879      -5.804      -1.257

-13   7   1      36.263        36.223       0.040       0.007

-12   7   1     275.790       277.350      -1.560      -0.236

10   7   1      44.078        35.437       8.642       1.778

12   7   1     138.379       152.166     -13.787      -2.837

-13   9   1     159.299       163.408      -4.108      -0.823

-12   9   1      92.541        91.174       1.367       0.317

-11   9   1      62.825        57.386       5.439       1.273

9   9   1     284.296       276.363       7.933       1.215

10   9   1      44.895        50.010      -5.116      -1.017

11   9   1      46.949        38.676       8.273       1.673

12   9   1      62.555        57.963       4.592       0.919

-12  11   1     110.390       116.833      -6.443      -1.349

-10  11   1      75.277        75.595      -0.318      -0.078

10  11   1      83.168        84.093      -0.925      -0.214

-12  13   1      91.649       100.459      -8.810      -1.956

-10  13   1      68.976        67.488       1.488       0.364

0   H   K   L      F(OBS)       F(CALC)     DELTA F   DELTA/SIGMA

10  13   1      82.728        85.118      -2.390      -0.550

-11  15   1      78.073        75.832       2.241       0.499

9  15   1      37.513        32.262       5.251       1.070

11  15   1      70.477        70.298       0.180       0.039

-11  17   1      36.841        41.185      -4.344      -0.721

-10  17   1      47.483        51.412      -3.929      -0.836

8  17   1      43.632        35.621       8.011       1.782

10  17   1      77.086        73.682       3.405       0.790

-11  19   1      33.611        36.500      -2.888      -0.467

-10  19   1      31.381        31.695      -0.314      -0.057

-8  19   1      28.944        29.478      -0.535      -0.095

7  19   1      48.432        53.226      -4.794      -1.094

8  19   1      51.988        48.915       3.073       0.699

9  19   1      41.666        40.538       1.128       0.227

-9  21   1     108.279       109.194      -0.915      -0.217

9  21   1     150.014       153.085      -3.071      -0.630

-9  23   1     141.840       136.018       5.822       1.243

-8  23   1      85.675        83.494       2.180       0.532

-7  23   1      38.468        40.581      -2.113      -0.441

6  23   1      39.768        37.770       1.999       0.401

7  23   1      78.959        85.116      -6.157      -1.441

9  23   1     142.312       153.934     -11.623      -2.347

-9  25   1      71.564        71.477       0.087       0.020

-8  25   1      78.946        86.643      -7.697      -1.770

-6  25   1     136.839       134.658       2.181       0.487

5  25   1     159.299       158.059       1.241       0.267

6  25   1     274.301       265.081       9.220       1.427

8  25   1      27.027        35.151      -8.124      -1.200

9  25   1      50.373        56.617      -6.244      -1.248

-9  27   1      89.413        89.146       0.267       0.056

-7  27   1     243.743       236.565       7.178       1.187

-5  27   1     251.156       239.331      11.825       1.969

-4  27   1      24.219        23.484       0.735       0.127

5  27   1     196.875       191.348       5.527       1.053

7  27   1     108.493       111.156      -2.663      -0.596

-7  29   1     121.812       121.059       0.753       0.165

-6  29   1      31.061        15.858      15.203       2.864

-5  29   1      47.157        52.681      -5.524      -1.136

-3  29   1      64.276        62.606       1.671       0.353

-2  29   1      59.464        57.766       1.698       0.408

-1  29   1      38.235        28.310       9.925       2.175

0  29   1      53.766        50.051       3.715       0.887

1  29   1      58.987        58.201       0.786       0.177

3  29   1      72.620        75.126      -2.506      -0.600

5  29   1      39.837        48.272      -8.434      -1.597

6  29   1      63.384        69.345      -5.960      -1.243

7  29   1      84.355        86.339      -1.983      -0.401

-7  31   1      35.465        40.591      -5.126      -0.797

-3  31   1      35.477        37.646      -2.168      -0.375

-2  31   1     183.537       179.728       3.809       0.753

0  31   1      98.548        96.304       2.244       0.518

2  31   1      88.722        84.583       4.139       1.016

3  31   1      32.738        37.880      -5.142      -0.817

0   H   K   L      F(OBS)       F(CALC)     DELTA F   DELTA/SIGMA

4  31   1      31.262        26.779       4.483       0.839

5  31   1      34.793        34.899      -0.106      -0.018

6  31   1      78.041        77.042       0.999       0.211

-5  33   1      54.941        64.103      -9.163      -1.764

-3  33   1      46.271        46.255       0.016       0.003

1  33   1      60.086        57.291       2.795       0.590

3  33   1      30.081        25.541       4.540       0.739

5  33   1      36.690        29.848       6.842       1.176

-4  35   1      34.384        33.832       0.552       0.080

-3  35   1      46.189        42.598       3.591       0.654

1  35   1      47.043        44.632       2.411       0.429

2  35   1      42.445        43.450      -1.006      -0.183

-13   0   2      52.893        56.417      -3.524      -0.753

-12   0   2     133.321       128.077       5.245       1.168

-11   0   2      35.276        29.201       6.075       1.252

9   0   2      37.953        35.058       2.895       0.588

10   0   2     313.403       315.412      -2.009      -0.279

11   0   2      67.832        71.104      -3.271      -0.739

-11   2   2      35.075        34.533       0.542       0.105

9   2   2     114.625       110.098       4.526       1.110

11   2   2     139.290       148.766      -9.477      -1.977

-13   4   2      65.929        82.551     -16.622      -3.195

9   4   2     116.440       115.245       1.195       0.281

11   4   2      82.251        90.836      -8.586      -1.883

-12   6   2     169.063       168.053       1.010       0.205

10   6   2      67.788        66.629       1.159       0.267

-11   8   2      76.050        76.245      -0.195      -0.044

10   8   2      46.930        49.213      -2.282      -0.464

11   8   2      39.737        44.012      -4.275      -0.758

-13  10   2      83.740        83.309       0.430       0.096

-11  10   2      68.492        65.642       2.850       0.636

-10  10   2      40.403        39.231       1.172       0.229

9  10   2      55.682        57.536      -1.854      -0.396

10  10   2      50.505        47.148       3.358       0.709

-12  12   2      74.316        76.101      -1.785      -0.379

-10  12   2      77.218        68.633       8.585       2.147

11  12   2      45.008        46.866      -1.858      -0.348

-11  14   2      92.152        92.732      -0.581      -0.139

-10  14   2      76.408        74.380       2.028       0.507

8  14   2      40.937        44.050      -3.113      -0.577

10  14   2      32.072        22.318       9.754       1.649

-11  16   2     136.708       142.938      -6.230      -1.347

-10  16   2      65.483        71.742      -6.259      -1.339

-9  16   2      54.513        50.093       4.421       1.151

7  16   2     187.451       185.992       1.459       0.292

8  16   2      34.321        41.045      -6.724      -1.221

10  16   2      66.061        71.123      -5.062      -1.087

-12  18   2      87.333        94.004      -6.671      -1.406

-10  18   2      34.246        44.358     -10.112      -1.680

-9  18   2      30.923        24.491       6.432       1.132

8  18   2     101.695       103.132      -1.437      -0.324

10  18   2      64.685        67.753      -3.068      -0.597

-8  20   2      36.828        27.849       8.979       1.668

0   H   K   L      F(OBS)       F(CALC)     DELTA F   DELTA/SIGMA

6  20   2      74.121        69.140       4.981       1.250

7  20   2      51.925        55.905      -3.980      -0.809

9  20   2      33.065        31.862       1.203       0.200

-9  22   2      75.277        73.911       1.366       0.324

-8  22   2      49.066        51.662      -2.595      -0.622

-7  22   2     116.905       119.714      -2.809      -0.662

5  22   2     110.346       109.852       0.494       0.122

6  22   2      45.504        40.674       4.830       1.018

7  22   2      61.141        55.255       5.886       1.309

9  22   2      51.203        55.058      -3.855      -0.727

-8  24   2      44.549        45.967      -1.417      -0.288

4  24   2      76.904        79.843      -2.939      -0.725

5  24   2      33.630        30.506       3.124       0.586

-7  26   2      32.550        35.679      -3.129      -0.509

-6  26   2      68.310        71.722      -3.412      -0.801

-4  26   2      41.201        44.254      -3.054      -0.669

2  26   2      92.208        89.792       2.417       0.593

4  26   2      58.848        53.299       5.549       1.280

5  26   2      34.014        31.673       2.340       0.443

6  26   2      78.123        74.253       3.870       0.828

7  26   2      27.367        31.169      -3.803      -0.548

-9  28   2      63.177        69.423      -6.246      -1.292

-7  28   2     137.449       145.426      -7.978      -1.636

-3  28   2      83.715        76.824       6.890       1.666

-2  28   2      58.277        53.142       5.134       1.219

1  28   2      97.203        93.001       4.202       1.016

2  28   2      33.844        28.595       5.249       0.955

3  28   2      39.907        28.338      11.569       2.433

6  28   2      50.926        56.421      -5.495      -1.037

7  28   2     124.922       131.788      -6.867      -1.433

-7  30   2      38.361        40.712      -2.351      -0.384

-4  30   2     153.306       148.583       4.723       0.992

-3  30   2      36.514        37.197      -0.683      -0.132

0  30   2      84.475        88.263      -3.788      -0.901

2  30   2      64.722        62.539       2.183       0.477

4  30   2     194.934       197.219      -2.286      -0.422

5  30   2      42.294        35.715       6.579       1.374

6  30   2      43.280        45.748      -2.467      -0.484

-6  32   2     100.457       102.406      -1.949      -0.419

-4  32   2     143.191       148.093      -4.902      -0.982

-2  32   2      38.110        41.449      -3.339      -0.602

0  32   2     215.553       214.876       0.677       0.121

2  32   2      40.541        38.810       1.732       0.324

3  32   2      39.341        43.316      -3.975      -0.693

4  32   2     184.555       193.115      -8.560      -1.570

-5  34   2     110.434       112.438      -2.004      -0.429

-4  34   2      42.200        37.174       5.025       0.900

-3  34   2     102.625        99.424       3.201       0.706

-1  34   2      70.188        69.712       0.476       0.105

0  34   2      88.043        87.633       0.410       0.087

1  34   2      77.218        77.295      -0.077      -0.016

3  34   2     100.941       105.744      -4.802      -1.012

-2  36   2     113.242       121.371      -8.128      -1.714

0   H   K   L      F(OBS)       F(CALC)     DELTA F   DELTA/SIGMA

0  36   2     118.400       120.155      -1.754      -0.364

-13   1   3      36.062        36.619      -0.557      -0.087

9   1   3      34.384        31.655       2.729       0.509

10   1   3      77.734        72.478       5.255       1.110

-11   3   3      40.616        40.191       0.425       0.081

9   3   3      88.715        79.252       9.463       2.199

-13   5   3      51.573        50.058       1.515       0.294

-12   5   3     112.520       105.052       7.467       1.718

8   5   3      70.553        69.459       1.094       0.259

9   5   3      59.558        56.456       3.103       0.662

-12   7   3     242.769       250.653      -7.884      -1.306

-10   7   3      42.809        45.863      -3.054      -0.672

7   7   3      30.841        35.290      -4.449      -0.789

8   7   3      84.079        85.242      -1.163      -0.261

9   7   3      50.782        55.244      -4.463      -0.934

-11   7   3      35.779        27.513       8.266       1.665

10   7   3      46.974        50.273      -3.298      -0.602

-13   9   3      42.646        42.518       0.127       0.024

-12   9   3      84.054        80.089       3.965       0.936

-11   9   3     121.849       121.466       0.384       0.086

7   9   3      51.171        35.741      15.430       3.602

9   9   3     298.828       294.825       4.003       0.574

10   9   3      33.668        24.877       8.791       1.504

-12  11   3      93.710        96.638      -2.928      -0.664

-11  11   3      26.770        33.282      -6.512      -0.947

8  11   3      45.291        42.461       2.830       0.626

-12  13   3      44.122        52.812      -8.690      -1.354

-10  13   3      75.654        77.528      -1.874      -0.455

6  13   3      79.976        72.384       7.593       1.959

7  13   3      53.935        52.196       1.740       0.375

9  13   3      43.067        38.963       4.104       0.755

6  15   3      47.402        48.580      -1.178      -0.243

9  15   3      80.416        78.000       2.416       0.501

-11  17   3      57.077        55.047       2.030       0.453

-10  17   3      37.551        37.588      -0.038      -0.006

5  17   3      33.021        29.925       3.096       0.606

6  17   3      50.040        51.882      -1.842      -0.332

7  17   3      50.970        43.821       7.149       1.520

9  17   3      46.384        41.186       5.198       1.035

-10  19   3      45.266        44.323       0.943       0.167

4  19   3      91.844        89.581       2.263       0.554

5  19   3      32.311        34.714      -2.403      -0.432

8  19   3      32.814        28.862       3.951       0.670

-9  21   3     127.994       131.977      -3.983      -0.870

-8  21   3      35.829        36.589      -0.759      -0.131

-7  21   3      42.501        32.358      10.144       2.149

5  21   3     124.689       127.205      -2.516      -0.582

6  21   3      41.647        37.200       4.446       0.806

7  21   3      39.473        36.734       2.739       0.449

-9  23   3     142.714       143.991      -1.277      -0.267

-8  23   3      48.024        51.236      -3.212      -0.612

-7  23   3      30.332        25.961       4.371       0.779

-5  23   3     180.214       177.572       2.642       0.544

0   H   K   L      F(OBS)       F(CALC)     DELTA F   DELTA/SIGMA

2  23   3     123.904       123.727       0.177       0.042

3  23   3     110.579       112.974      -2.395      -0.544

4  23   3      40.428        28.985      11.443       2.148

5  23   3     104.189       105.087      -0.898      -0.203

6  23   3      35.609        23.628      11.982       2.166

7  23   3      42.156        50.107      -7.951      -1.318

-9  25   3      75.440        73.728       1.713       0.360

-8  25   3     121.755       124.343      -2.588      -0.566

-6  25   3      47.954        45.558       2.397       0.462

-5  25   3     101.023       100.414       0.608       0.146

-4  25   3      44.914        46.411      -1.497      -0.318

-2  25   3     278.127       275.095       3.032       0.470

-1  25   3     135.149       125.641       9.509       2.232

1  25   3      51.152        56.669      -5.517      -1.249

2  25   3     270.965       263.226       7.739       1.215

4  25   3     154.525       153.879       0.646       0.136

5  25   3      60.639        70.504      -9.865      -1.791

6  25   3     195.179       206.509     -11.330      -2.066

-9  27   3     181.477       185.193      -3.716      -0.690

-7  27   3     167.360       168.774      -1.414      -0.283

-5  27   3      42.633        52.370      -9.736      -1.955

-4  27   3      46.227        42.510       3.717       0.827

-3  27   3      47.326        37.429       9.897       1.833

-2  27   3      31.865        34.942      -3.077      -0.612

-1  27   3     230.725       225.190       5.535       0.972

1  27   3     108.022       106.375       1.646       0.394

3  27   3      60.639        66.964      -6.325      -1.315

4  27   3      57.988        67.207      -9.220      -1.844

5  27   3     120.662       139.104     -18.442      -3.754

-8  29   3      31.576        39.724      -8.148      -1.171

-7  29   3      78.676        81.859      -3.183      -0.664

-3  29   3      76.081        68.660       7.421       1.667

-1  29   3      30.684        36.098      -5.414      -0.872

1  29   3      68.033        68.614      -0.581      -0.129

3  29   3      64.075        75.265     -11.190      -2.300

4  29   3      70.113        67.932       2.180       0.456

-3  31   3      40.924        46.200      -5.276      -1.011

-2  31   3     100.124       104.312      -4.187      -0.929

0  31   3      32.713        29.924       2.789       0.477

2  31   3     110.227       108.671       1.556       0.354

-3  33   3      33.699        24.520       9.180       1.709

-1  33   3      33.574        38.833      -5.259      -0.555

-11   0   4      43.475        42.747       0.728       0.136

-10   0   4     179.850       170.142       9.707       1.991

6   0   4      71.960        68.503       3.457       0.826

8   0   4     172.807       177.988      -5.181      -1.020

-11   2   4      54.488        60.502      -6.014      -1.379

-10   2   4      35.396        25.605       9.791       2.005

9   2   4      75.139        73.249       1.890       0.408

-11   4   4      65.866        68.390      -2.524      -0.536

-10   4   4      28.070        25.123       2.948       0.489

6   4   4      32.217        37.506      -5.289      -0.956

7   4   4      80.441        78.181       2.260       0.485

0   H   K   L      F(OBS)       F(CALC)     DELTA F   DELTA/SIGMA

9   4   4      48.181        51.826      -3.645      -0.698

-12   6   4      71.049        76.279      -5.230      -1.055

8   6   4      37.117        35.762       1.355       0.235

-11   8   4      82.138        90.568      -8.431      -2.053

5   8   4      67.989        68.174      -0.184      -0.043

6   8   4      63.837        53.115      10.721       2.549

8   8   4      56.015        55.460       0.555       0.108

-10  10   4      29.170        29.129       0.040       0.008

-9  10   4     124.959       122.709       2.250       0.522

6  10   4      65.376        64.351       1.025       0.230

7  10   4      58.930        58.635       0.295       0.060

-12  12   4     116.955       120.540      -3.585      -0.652

-10  12   4     202.611       196.979       5.632       1.055

-9  12   4      41.666        45.656      -3.991      -0.849

-8  12   4      77.608        65.477      12.131       3.150

4  12   4     244.415       236.641       7.774       1.330

6  12   4     111.584       114.839      -3.255      -0.745

7  12   4      67.663        65.928       1.735       0.382

-11  14   4      54.124        57.698      -3.574      -0.756

-10  14   4      53.527        51.636       1.891       0.402

-9  14   4      41.634        39.456       2.178       0.432

-8  14   4      34.189        35.710      -1.520      -0.273

4  14   4     122.465       118.525       3.940       0.936

5  14   4      30.219        38.452      -8.234      -1.306

6  14   4      40.660        42.674      -2.014      -0.394

7  14   4     149.373       151.330      -1.957      -0.398

-11  16   4      87.836        91.568      -3.732      -0.825

-10  16   4      51.868        53.787      -1.919      -0.408

-9  16   4      62.291        60.773       1.518       0.331

-7  16   4     384.258       374.595       9.662       1.160

3  16   4     172.644       172.161       0.483       0.102

4  16   4     136.883       134.597       2.286       0.508

5  16   4      94.370        93.791       0.579       0.129

6  16   4      42.602        45.236      -2.635      -0.486

7  16   4     180.145       186.236      -6.092      -1.162

-10  18   4     156.347       158.734      -2.388      -0.477

-9  18   4      63.133        68.838      -5.705      -1.195

-8  18   4     127.724       129.753      -2.030      -0.442

-7  18   4      55.965        50.491       5.473       1.298

-6  18   4     167.624       165.868       1.756       0.368

2  18   4      55.443        46.681       8.762       1.996

4  18   4     330.730       327.041       3.690       0.493

5  18   4      38.977        31.740       7.237       1.483

6  18   4     117.678       116.104       1.574       0.346

-10  20   4      32.952        24.882       8.070       1.250

-9  20   4      95.934        97.536      -1.602      -0.364

-8  20   4      58.245        56.671       1.574       0.355

-7  20   4     102.160        98.752       3.408       0.810

-6  20   4      27.354        31.870      -4.516      -0.786

-5  20   4      52.936        50.387       2.550       0.597

2  20   4      51.096        47.528       3.567       0.856

3  20   4      36.847        39.445      -2.598      -0.492

6  20   4      56.430        59.799      -3.369      -0.663

0   H   K   L      F(OBS)       F(CALC)     DELTA F   DELTA/SIGMA

-9  22   4     115.001       114.620       0.381       0.083

-8  22   4      43.846        48.284      -4.438      -0.877

-7  22   4     103.875       104.924      -1.049      -0.241

-5  22   4      45.328        53.223      -7.895      -1.506

-3  22   4      72.425        72.919      -0.494      -0.113

-2  22   4      43.506        40.983       2.523       0.529

-1  22   4      92.058        93.900      -1.842      -0.438

1  22   4      53.081        52.544       0.537       0.122

2  22   4      47.106        45.821       1.285       0.283

-7  24   4      65.037        70.030      -4.993      -1.028

-6  24   4      46.868        47.882      -1.014      -0.225

-4  24   4      76.703        79.195      -2.492      -0.608

-2  24   4      67.022        63.008       4.014       0.907

1  24   4      72.971        70.365       2.606       0.625

2  24   4      49.180        41.099       8.080       1.739

4  24   4     123.351       123.088       0.263       0.055

-6  26   4      55.054        53.446       1.608       0.343

-4  26   4      33.385        36.113      -2.728      -0.505

-3  26   4      42.520        42.987      -0.467      -0.086

-2  26   4      60.362        59.307       1.055       0.233

0  26   4      27.342        36.424      -9.083      -1.298

1  26   4      26.116        23.194       2.923       0.445

2  26   4      47.433        45.614       1.819       0.406

3  26   4      40.529        45.609      -5.081      -0.862

4  26   4      36.684        38.628      -1.944      -0.317

-7  28   4      74.624        71.821       2.803       0.608

-5  28   4      41.113        37.974       3.139       0.657

-3  28   4     122.955       127.301      -4.345      -0.924

-2  28   4      52.849        47.035       5.813       1.199

1  28   4      61.336        63.201      -1.864      -0.383

0  30   4     138.284       142.762      -4.478      -0.905

-9   1   5      28.516        32.737      -4.220      -0.645

6   1   5      35.773        45.516      -9.743      -1.653

3   3   5      28.416        25.774       2.642       0.433

5   3   5      49.745        51.996      -2.251      -0.469

7   3   5      92.560       101.839      -9.279      -2.033

-10   5   5      56.241        59.781      -3.540      -0.748

-9   5   5      45.165        43.184       1.981       0.402

-8   5   5     177.984       178.443      -0.460      -0.095

2   5   5     206.381       206.261       0.119       0.023

3   5   5      68.523        68.752      -0.229      -0.052

6   5   5      91.637        93.990      -2.353      -0.527

-9   7   5      42.074        40.974       1.100       0.222

-8   7   5     253.211       247.692       5.519       0.907

2   7   5     312.989       305.390       7.599       1.076

3   7   5      47.446        45.194       2.251       0.508

4   7   5     120.894       122.684      -1.789      -0.406

6   7   5     150.573       152.965      -2.392      -0.488

-10   9   5      40.227        38.911       1.316       0.254

-9   9   5     328.280       331.369      -3.089      -0.416

-8   9   5     119.820       119.292       0.528       0.117

2   9   5      87.698        91.247      -3.550      -0.795

3   9   5     116.384       114.458       1.925       0.428

0   H   K   L      F(OBS)       F(CALC)     DELTA F   DELTA/SIGMA

4   9   5      93.050        90.768       2.282       0.488

5   9   5     143.128       148.883      -5.754      -1.188

6   9   5      26.650        32.272      -5.622      -0.771

-10  11   5      50.587        39.085      11.502       2.246

-9  11   5      39.479        40.215      -0.736      -0.164

-8  11   5      67.110        68.643      -1.533      -0.309

-6  11   5      34.912        33.938       0.974       0.187

2  11   5     100.954       102.817      -1.863      -0.434

4  11   5     151.779       151.581       0.198       0.041

5  11   5      40.730        37.229       3.500       0.534

-10  13   5      91.919       101.588      -9.668      -2.102

-8  13   5     108.819       109.591      -0.772      -0.175

-6  13   5      48.011        49.795      -1.784      -0.393

-5  13   5      27.819        10.419      17.400       3.330

0  13   5      69.566        71.928      -2.361      -0.523

1  13   5      24.081        27.331      -3.250      -0.522

2  13   5     130.299       128.190       2.110       0.474

3  13   5      55.318        57.357      -2.039      -0.413

4  13   5     121.152       125.087      -3.935      -0.873

6  13   5      39.008        38.214       0.794       0.131

-9  15   5      45.994        43.046       2.948       0.591

-8  15   5      27.995        18.457       9.538       1.732

-7  15   5      41.628        40.281       1.347       0.277

-5  15   5      91.587        86.533       5.053       1.191

-4  15   5      42.966        41.076       1.890       0.432

-3  15   5     101.186        99.656       1.530       0.355

-2  15   5      56.687        52.437       4.250       0.930

-1  15   5      40.717        39.833       0.884       0.188

2  15   5      40.516        40.827      -0.311      -0.057

4  15   5      27.291        15.962      11.329       1.700

-7  17   5      41.678        42.258      -0.580      -0.116

-6  17   5      51.228        47.304       3.923       0.866

-3  17   5      30.979        25.604       5.375       0.993

0  17   5      34.384        34.369       0.015       0.003

1  17   5      45.353        53.692      -8.339      -1.727

2  17   5      52.201        50.207       1.995       0.398

3  17   5      37.858        26.396      11.462       2.383

4  17   5      41.006        31.426       9.579       1.759

-8  19   5      53.803        60.663      -6.859      -1.629

-6  19   5      52.402        49.424       2.978       0.590

-4  19   5      34.089        30.700       3.389       0.651

-3  19   5      45.127        47.737      -2.609      -0.509

-2  19   5      63.259        55.781       7.477       1.647

0  19   5      78.846        77.112       1.734       0.375

1  19   5      49.450        44.504       4.946       1.041

3  19   5      36.615        46.328      -9.714      -1.627

-8  21   5      39.046        38.950       0.096       0.017

-7  21   5      30.684        34.070      -3.386      -0.511

-5  21   5     236.147       231.008       5.139       0.869

-3  21   5     111.678       107.624       4.054       0.877

-2  21   5      45.825        40.086       5.739       1.173

-1  21   5      98.837        94.098       4.739       1.152

1  21   5      69.956        62.326       7.629       1.709

0   H   K   L      F(OBS)       F(CALC)     DELTA F   DELTA/SIGMA

2  21   5      47.967        43.861       4.106       0.803

3  21   5      53.295        53.646      -0.352      -0.065

-8  23   5      63.171        66.743      -3.572      -0.719

-7  23   5      29.515        25.407       4.108       0.583

-5  23   5     151.214       153.440      -2.226      -0.455

-2  23   5      59.508        51.872       7.636       1.641

-1  23   5     127.277       127.595      -0.318      -0.066

1  23   5      80.052        83.925      -3.874      -0.824

2  23   5      54.444        47.626       6.818       1.415

-5  25   5      43.946        52.674      -8.728      -1.514

-2  25   5     141.639       150.482      -8.843      -1.834

-1  25   5     100.684       101.825      -1.142      -0.260

1  25   5      34.460        43.882      -9.423      -1.297

-4  27   5      50.342        46.068       4.273       0.886

-3  27   5     140.835       149.061      -8.226      -1.646

-1  27   5     134.383       142.525      -8.142      -1.704

-8   0   6     139.472       137.547       1.925       0.422

-7   0   6      48.325        44.827       3.499       0.727

-6   0   6     176.847       172.008       4.839       0.962

-4   0   6     293.802       292.121       1.681       0.248

-3   0   6     146.596       147.575      -0.979      -0.215

-2   0   6     150.504       149.362       1.142       0.252

0   0   6     178.028       176.210       1.818       0.356

4   0   6     327.363       346.289     -18.926      -2.506

-9   2   6      57.516        65.624      -8.107      -1.735

-7   2   6     144.517       139.009       5.508       1.210

-5   2   6      86.341        79.685       6.656       1.703

-3   2   6     173.567       177.193      -3.626      -0.740

-1   2   6      47.653        38.264       9.389       1.986

1   2   6      67.795        71.228      -3.434      -0.780

3   2   6      55.349        62.561      -7.212      -1.348

-9   4   6      36.922        36.464       0.459       0.077

-7   4   6      97.253        94.123       3.131       0.714

-5   4   6      74.768        76.042      -1.274      -0.273

-3   4   6     116.792       118.744      -1.952      -0.426

1   4   6      82.734        85.620      -2.885      -0.620

-9   6   6      50.932        54.074      -3.142      -0.626

-8   6   6      72.368        69.933       2.435       0.545

-7   6   6      50.769        51.597      -0.828      -0.183

-6   6   6      70.446        75.006      -4.560      -0.943

-1   6   6      25.815        22.029       3.786       0.570

1   6   6      53.885        62.156      -8.271      -1.707

2   6   6     139.987       140.149      -0.162      -0.034

4   6   6      69.617        72.256      -2.639      -0.481

-7   8   6      79.995        77.953       2.042       0.464

-5   8   6      28.422        26.798       1.624       0.333

-1   8   6      54.890        52.624       2.266       0.523

1   8   6      88.615        85.427       3.188       0.746

2   8   6      33.505        22.505      11.000       1.989

3   8   6      40.535        27.869      12.666       2.569

-5  10   6      65.081        61.890       3.190       0.695

-3  10   6      64.126        63.237       0.889       0.200

-2  10   6      35.829        33.929       1.900       0.434

0   H   K   L      F(OBS)       F(CALC)     DELTA F   DELTA/SIGMA

-1  10   6      93.660        90.017       3.642       0.836

0  10   6      39.241        35.497       3.744       0.651

-8  12   6      33.662        39.601      -5.939      -0.781

-6  12   6      88.935        93.729      -4.794      -1.035

-5  12   6      30.772        17.728      13.044       1.997

-4  12   6      68.379        66.616       1.762       0.374

-3  12   6      51.963        56.982      -5.019      -1.026

-1  12   6      35.666        20.626      15.040       3.095

0  12   6     147.312       146.667       0.645       0.137

2  12   6     134.678       150.326     -15.648      -3.319

3  12   6      43.217        33.454       9.763       1.803

-9  14   6      52.748        52.950      -0.202      -0.039

-7  14   6      31.695        35.156      -3.461      -0.563

-4  14   6      38.072        33.987       4.085       0.738

-3  14   6     165.821       165.893      -0.072      -0.015

-2  14   6      57.202        51.383       5.819       1.205

0  14   6      79.713        75.874       3.839       0.880

1  14   6      64.232        70.034      -5.801      -1.248

-7  16   6     127.667       140.145     -12.478      -2.655

-6  16   6      65.602        62.396       3.206       0.644

-5  16   6      38.097        41.616      -3.519      -0.566

-4  16   6      62.417        58.060       4.357       0.951

-3  16   6     356.558       355.196       1.362       0.170

-2  16   6      43.462        42.843       0.619       0.129

-1  16   6      37.689        29.887       7.802       1.351

0  16   6      62.536        66.407      -3.871      -0.826

1  16   6     102.173       107.670      -5.497      -1.236

-6  18   6     145.000       147.100      -2.099      -0.436

-5  18   6      59.766        56.878       2.888       0.625

-4  18   6      68.605        69.547      -0.942      -0.192

-3  18   6     110.566       109.704       0.862       0.175

-1  18   6      53.778        55.685      -1.906      -0.367

0  18   6     137.015       151.712     -14.697      -2.945

1  18   6      43.996        43.497       0.500       0.088

-5  20   6      46.861        54.406      -7.545      -1.373

-3  20   6      88.024        87.427       0.597       0.136

-1  20   6      59.659        66.347      -6.688      -1.323

-3  22   6     121.736       127.881      -6.145      -1.295

-5   3   7      93.836       109.419     -15.583      -3.224

-3   3   7     111.829       117.462      -5.634      -1.194

-4   5   7      72.035        67.023       5.012       1.089

-2   5   7      55.129        53.645       1.484       0.287

-5   7   7      41.421        32.059       9.362       1.874

-4   7   7      94.106       101.692      -7.586      -1.539

-2   7   7      62.392        55.982       6.410       1.395

-5   9   7     243.498       247.372      -3.874      -0.607

-3   9   7     128.440       127.464       0.975       0.180

-1   9   7     221.691       213.363       8.328       1.378