Table 5a: Positional and displacement parameters of synthetic grossular between 103 and 498 K.

| T(K) | 103 | 156 | 205 | 261 | 273 | 298 | 348 | 398 | 448 | 498 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| x | 0.03816(9) | 0.03835(8) | 0.03820(9) | 0.0382(1) | 0.0382(1) | 0.0383(1) | 0.0382(1) | 0.03827 (9) | 0.0383(1) | 0.03831(9) |
| y | 0.04558(9) | 0.04525(8) | 0.04530(9) | 0.0453(1) | 0.0453(1) | 0.0454(1) | 0.0451(1) | 0.04512 (9) | 0.0451(1) | 0.0451(1) |
| z | 0.65135(8) | 0.65131(7) | 0.65146(8) | 0.65154(9) | 0.65139(9) | 0.65151(9) | 0.65145(9) | 0.65158 (8) | 0.65142(9) | 0.65146(8) |
| U11 | 0.0033(4) | 0.0036(3) | 0.0040(4) | 0.0043(4) | 0.0047(4) | 0.0045(4) | 0.0054(4) | 0.0068(4) | 0.0083(4) | 0.0070(4) |
| U22 | 0.0043(4) | 0.0038(3) | 0.0049(4) | 0.0052(4) | 0.0056(4) | 0.0053(4) | 0.0058(4) | 0.0070(4) | 0.0083(4) | 0.0090(4) |
| U33 | 0.0027(3) | 0.0033(3) | 0.0037(3) | 0.0040(4) | 0.0038(4) | 0.0047(4) | 0.0046(4) | 0.0057(4) | 0.0056(4) | 0.0059(4) |
| U23 | -0.0002(3) | -0.0003(3) | 0.0004(3) | 0.0005(3) | 0.0003(3) | 0.0001(3) | 0.0003(4) | 0.0004(3) | 0.0003(3) | 0.0007(3) |
| U13 | -0.0005(3) | -0.0002(3) | -0.0003(3) | -0.0001(3) | -0.0005(3) | -0.0003(3) | -0.0006(4) | -0.0006(3) | -0.0006(3) | -0.0006(3) |
| U12 | 0.0001(3) | -0.0001(3) | 0.0001(3) | 0.0001(3) | 0.0000(3) | 0.0005(3) | 0.0003(4) | 0.0006(3) | 0.0000(3) | 0.0009(3) |
| Ca (0,1/4,1/8) U11=U22, U13=U23=0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U11 | 0.0032(1) | 0.0036(1) | 0.0043(1) | 0.0051(1) | 0.0055(1) | 0.0058(2) | 0.0065(2) | 0.0082(2) | 0.0093(2) | 0.0095(2) |
| U33 | 0.0022(2) | 0.0026(2) | 0.0029(2) | 0.0031(2) | 0.0034(2) | 0.0036(2) | 0.0039(2) | 0.0051(2) | 0.0057(2) | 0.0055(2) |
| U12 | 0.0005(2) | 0.0006(2) | 0.0005(2) | 0.001(20) | 0.0007(2) | 0.0007(2) | 0.0011(2) | 0.0012(2) | 0.0016(2) | 0.0019(2) |
| Al (0,0,0) U11=U22=U33, U12=U13=U23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U11 | 0.0025(1) | 0.0028(1) | 0.0032(1) | 0.0037(2) | 0.0039(1) | 0.0040(2) | 0.0044(2) | 0.0058(2) | 0.0061(2) | 0.0059(1) |
| U23 | -0.0002(2) | 0.0001(2) | -0.0001(2) | 0.0002(3) | -0.0001(2) | -0.0002(3) | 0.0003(2) | -0.0002(2) | -0.0000(2) | -0.0004(3) |
| Si(3/8,0,1/4) U22=U33, U12=U13=U23=0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U11 | 0.0026(2) | 0.0026(2) | 0.0031(2) | 0.0034(2) | 0.0036(2) | 0.0044(2) | 0.0037(2) | 0.0049(2) | 0.0056(2) | 0.0051(2) |
| U33 | 0.0024(3) | 0.0024(2) | 0.0027(3) | 0.0030(3) | 0.0031(3) | 0.0043(3) | 0.0032(3) | 0.0048(3) | 0.0054(3) | 0.0048(3) |

Table 5b: Positional and displacement parameters of synthetic spessartine between 103 and 648 K.

| T(K) | 103 | 156 | 205 | 261 | 273 | 298 | 348 | 398 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O |  |  |  |  |  |  |  |  |
| x | 0.03492(8) | 0.03498(9) | 0.03492(9) | 0.03489(9) | 0.03511(9) | 0.0348(1) | 0.0350(1) | 0.0350(1) |
| y | 0.04798(8) | 0.04795(9) | 0.04783(9) | 0.04775(9) | 0.04774(9) | 0.0479(1) | 0.0477(1) | 0.0478(1) |
| z | 0.65236(8) | 0.65234(9) | 0.65236(9) | 0.65226(9) | 0.65228(9) | 0.6523(1) | 0.6526(1) | 0.6524(1) |
| U11 | 0.0037(3) | 0.0037(3) | 0.0038(3) | 0.0051(4) | 0.0052(4) | 0.0047(5) | 0.0057(6) | 0.0053(5) |
| U22 | 0.0037(3) | 0.0044(3) | 0.0050(3) | 0.0061(4) | 0.0061(4) | 0.0064(5) | 0.0070(6) | 0.0077(5) |
| U33 | 0.0028(3) | 0.0033(3) | 0.0036(3) | 0.0037(3) | 0.0039(3) | 0.0045(5) | 0.0046(5) | 0.0053(5) |
| U23 | 0.0002(3) | 0.0003(3) | 0.0000(3) | 0.0004(3) | 0.0000(3) | 0.0001(5) | 0.0005(5) | -0.0011(5) |
| U13 | -0.0007(3) | -0.0004(3) | -0.0003(3) | -0.0008(3) | -0.0007(3) | -0.0010(5) | -0.0006(5) | -0.0006(5) |
| U12 | 0.0002(3) | 0.0001(3) | 0.0002(3) | 0.0005(3) | 0.0006(3) | 0.0007(5) | 0.0008(5) | 0.0002(5) |
| Mn (0,1/4,1/8) U11=U22, U13=U23=0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U11 | 0.0039(9) | 0.0052(1) | 0.0064(1) | 0.0077(1) | 0.0080(1) | 0.0086(2) | 0.0102(2) | 0.0104(2) |
| U33 | 0.0023(1) | 0.0029(1) | 0.0034(1) | 0.0038(1) | 0.0041(1) | 0.0042(2) | 0.0048(3) | 0.0053(2) |
| U12 | 0.0006(1) | 0.0011(1) | 0.0013(1) | 0.0014(2) | 0.0016(2) | 0.0018(3) | 0.0022(3) | 0.0022(3) |
| Al (0,0,0) U11=U22=U33, U12=U13=U23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U11 | 0.0024(1) | 0.0029(1) | 0.0031(1) | 0.0036(1) | 0.0037(1) | 0.0036(2) | 0.0045(2) | 0.0046(1) |
| U23 | 0.0001(2) | 0.0001(2) | -0.0000(2) | -0.0000(2) | 0.0001(2) | -0.0003(4) | 0.0003(4) | -0.0000(3) |
| ### Si(3/8,0,1/4) U22=U33, U12=U13=U23=0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U11 | 0.0024(2) | 0.0026(2) | 0.0029(2) | 0.0036(2) | 0.0036(2) | 0.0037(3) | 0.0038(3) | 0.0045(2) |
| U33 | 0.0021(2) | 0.0024(2) | 0.0026(2) | 0.0032(2) | 0.0031(2) | 0.0037(4) | 0.0040(4) | 0.0038(3) |

Table 5b continued

| T(K) | 448 | 498 | 548 | 598 |  | 648 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O |  |  |  |  |  |  |
| x | 0.0350(1) | 0.0349(1) | 0.0350(1) | 0.0350(1) |  | 0.0351(2) |
| y | 0.0478(1) | 0.0478(1) | 0.0474(2) | 0.0474(2) |  | 0.0473(2) |
| z | 0.6525(1) | 0.6525(1) | 0.6526(1) | 0.6526(1) |  | 0.6524(2) |
| U11 | 0.0051(6) | 0.0061(6) | 0.0093(6) | 0.0073(6) |  | 0.0071(7) |
| U22 | 0.0077(6) | 0.0076(6) | 0.0070(6) | 0.0107(7) |  | 0.0108(7) |
| U33 | 0.0050(5) | 0.0051(5) | 0.0071(6) | 0.0070(6) |  | 0.0078(7) |
| U23 | -0.0003(5) | 0.0002(5) | 0.0006(6) | 0.0004(6) |  | -0.0001(7) |
| U13 | -0.0011(5) | -0.0008(5) | -0.0009(5) | -0.0008(6) |  | -0.0015(7) |
| U12 | 0.0008(5) | 0.0005(5) | -0.0009(5) | 0.0005(6) |  | 0.0007(6) |
| Mn (0,1/4,1/8) U11=U22, U13=U23=0 |  |  |  |  |  |  |
| U11 | 0.0099(2) | 0.0108(2) | 0.0139(3) | 0.0149(3) |  | 0.0159(3) |
| U33 | 0.0053(2) | 0.0052(2) | 0.0067(3) | 0.0069(3) |  | 0.0078(3) |
| U12 | 0.0023(3) | 0.0026(3) | 0.0029(4) | 0.0029(4) |  | 0.0032(4) |
| Al (0,0,0) U11=U22=U33, U12=U13=U23 |  |  |  |  |  |  |
| U11 | 0.0044(2) | 0.0048(2) | 0.0060(2) | 0.0062(2) |  | 0.0068(2) |
| U23 | 0.0008(4) | 0.0001(4) | -0.0003(5) | 0.0004(5) |  | 0.0001(5) |
| Si(3/8,0,1/4) U22=U33, U12=U13=U23=0 |  |  |  |  |  |  |
| U11 | 0.0048(3) | 0.0050(3) | 0.0053(3) | 0.0061(3) |  | 0.0059(4) |
| U33 | 0.0036(4) | 0.0044(4) | 0.0056(5) | 0.0053(5) |  | 0.0058(5) |

Table 6a: Bond lengths, polyhedral volumes, differences of the two octahedral angles, tetrahedral angles and differences of the two tetrahedral angles for grossular between 103 and 498 K.

| T(K) | 103 |  | 156 |  | 205 |  | 261 |  | 273 |  | 298 |  | 348 |  | 398 |  | 448 |  | 498 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Cube dodecahedron |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ca-O2 (Å) | 2.321(1) |  | 2.323(1) |  | 2.321(1) |  | 2.321(1) |  | 2.322(1) |  | 2.323(1) |  | 2.322(1) |  | 2.322(1) |  | 2.325(1) |  | 2.326(1) |  |  |  |
| Ca-O4 (Å) | 2.482(1) |  | 2.486(1) |  | 2.486(1) |  | 2.487(1) |  | 2.487(1) |  | 2.486(1) |  | 2.490(1) |  | 2.491(1) |  | 2.493(1) |  | 2.494(1) |  |  |  |
| Mean (Ca-O) (Å) | 2.402(1) |  | 2.405(1) |  | 2.404(1) |  | 2.404(1) |  | 2.405(1) |  | 2.405(1) |  | 2.406(1) |  | 2.407(1) |  | 2.409(1) |  | 2.410(1) |  |  |  |
| Ca-O(Å) | 0.161(1) |  | 0.163(1) |  | 0.165(1) |  | 0.166(1) |  | 0.165(1) |  | 0.163(1) |  | 0.168(1) |  | 0.169(1) |  | 0.168(1) |  | 0.168(1) |  |  |  |
| Volume (Å3) * | 23.74(2) |  | 23.84(2) |  | 23.81(2) |  | 23.84(2) |  | 23.84(2) |  | 23.84(2) |  | 23.90(2) |  | 23.91(2) |  | 23.96(2) |  | 23.99(2) |  |  |  |
| Octahedron |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Al-O (Å) | 1.925(1) |  | 1.925(1) |  | 1.926(1) |  | 1.928(1) |  | 1.926(1) |  | 1.929(1) |  | 1.927(1) |  | 1.928(1) |  | 1.928(1) |  | 1.930(1) |  |  |  |
| Volume (Å3) * | 9.50(2) |  | 9.49(2) |  | 9.51(2) |  | 9.54(2) |  | 9.51(2) |  | 9.54(2) |  | 9.52(2) |  | 9.54(2) |  | 9.53(2) |  | 9.55(2) |  |  |  |
|  O-Al-O (°) | 2.66(6) |  | 3.00(6) |  | 2.84(7) |  | 2.86(7) |  | 2.84(7) |  | 2.88(7) |  | 2.94(8) |  | 2.98(7) |  | 3.06(7) |  | 3.04(7) |  |  |  |
| Tetrahedron |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Si-O (Å) | 1.647(1) |  | 1.645(1) |  | 1.645(1) |  | 1.645(1) |  | 1.647(1) |  | 1.645(1) |  | 1.646(1) |  | 1.645(1) |  | 1.646(1) |  | 1.647(1) |  |  |  |
| 4 x O-Si-O (°) | 112.94(4) |  | 112.90(4) |  | 112.99(4) |  | 112.99(4) |  | 112.96(4) |  | 112.94(4) |  | 113.00(4) |  | 113.01(4) |  | 112.96(4) |  | 112.97(4) |  |  |  |
| 2 x O-Si-O (°) | 102.74(7) |  | 102.81(7) |  | 102.65(7) |  | 102.64(8) |  | 102.70(8) |  | 102.75(8) |  | 102.63(8) |  | 102.61(8) |  | 102.7(8) |  | 102.68(8) |  |  |  |
|  O-Si-O (°) | 10.20(8) |  | 10.09(7) |  | 10.34(8) |  | 10.35(9) |  | 10.26(9) |  | 10.19(9) |  | 10.37(9) |  | 10.40(9) |  | 10.26(9) |  | 10.29(9) |  |  |  |

Table 6b: Bond lengths, polyhedral volumes, differences of the two octahedral angles, tetrahedral angles and differences of the two tetrahedral angles for spessartine between 103 and 648 K

| T(K) | 103 | 156 | 205 |  | 261 | 273 | 298 | 348 | 398 | 448 | 498 | 548 | 598 | 648 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### Cube dodecahedron |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mn-O(2) (Å) | 2.400(1) | 2.401(1) | 2.403(1) |  | 2.405(1) | 2.405(2) | 2.403(2) | 2.407(2) | 2.406(2) | 2.406(2) | 2.407(2) | 2.413(2) | 2.415(2) | 2.417(2) |
| Mn-O(4) (Å) | 2.244(1) | 2.246(1) | 2.245(1) |  | 2.246(1) | 2.248(2) | 2.246(1) | 2.247(2) | 2.248(1) | 2.248(2) | 2.247(2) | 2.248(2) | 2.250(2) | 2.252(2) |
| Mean Mn-O (Å) | 2.322(1) | 2.324(1) | 2.324(1) |  | 2.326(1) | 2.327(1) | 2.325(1) | 2.327(2) | 2.327(1) | 2.327(2) | 2.327(2) | 2.330(2) | 2.332(2) | 2.334(2) |
| Mn-O (Å) | 0.156(1) | 0.155(1) | 0.158(1) |  | 0.159(1) | 0.157(2) | 0.157(2) | 0.160(2) | 0.158(2) | 0.158(2) | 0.160(2) | 0.165(2) | 0.165(2) | 0.165(2) |
| Volume (Å3) * | 21.54(2) | 21.57(2) | 21.60(2) |  | 21.64(2) | 21.67(2) | 21.61(3) | 21.68(4) | 21.67(3) | 21.68(4) | 21.70(4) | 21.79(4) | 21.88(4) | 21.90(4) |
| Octahedron |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Al-O (Å) | 1.897(1) | 1.898(1) | 1.898(1) |  | 1.897(1) | 1.898(2) | 1.898(1) | 1.902(2) | 1.901(1) | 1.901(2) | 1.902(2) | 1.903(2) | 1.904(2) | 1.903(2) |
| Volume (Å3) * | 9.10(3) | 9.11(3) | 9.11(3) |  | 9.10(3) | 9.12(3) | 9.12(3) | 9.17(3) | 9.15(3) | 9.16(5) | 9.17(5) | 9.18(5) | 9.21(5) | 9.19(5) |
|  O-Al-O (°) | 1.34(6) | 1.28(6) | 1.27(6) |  | 1.26(6) | 1.06(6) | 1.4(1) | 1.14(8) | 1.2(1) | 1.2(1) | 1.3(1) | 1.0(1) | 1.0(1) | 0.8(1) |
| Tetrahedron |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Si-O (Å) | 1.639(1) | 1.639(1) | 1.639(1) | 1.641(1) |  | 1.639(2) | 1.641(1) | 1.638(2) | 1.638(1) | 1.640(2) | 1.641(2) | 1.639(2) | 1.639(2) | 1.640(2) |
| 4 x O-Si-O (°) | 114.00(3) | 113.98(4) | 114.02(4) | 114.01(4) |  | 113.95(4) | 114.02(5) | 114.05(6) | 114.02(5) | 114.02(6) | 114.06(6) | 114.10(6) | 114.10(6) | 114.04(7) |
| 2 x O-Si-O (°) | 100.75(6) | 100.79(7) | 100.72(7) | 100.73(7) |  | 100.84(7) | 100.7(1) | 100.7(1) | 100.7(1) | 100.7(1) | 100.6(1) | 100.6(1) | 100.6(1) | 100.7(1) |
|  O-Si-O (°) | 13.25(7) | 13.19(8) | 13.30(8) | 13.28(8) |  | 13.11(8) | 13.3(1) | 13.4(1) | 13.3(1) | 13.3(1) | 13.4(1) | 13.5(1) | 13.5(1) | 13.4(2) |

*

*

* after Robinson et al. (1971)

* after Robinson et al. (1971)