Table 3. List of the observed and calculated structure factors for KOK-1

| h | k | l | ¦Fo¦ | # ¦Fc¦ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 0 | 0 | 5.56 | 5.56 |
| 4 | 0 | 0 | 18.38 | 18.92 |
| 6 | 0 | 0 | 84.70 | 85.75 |
| 8 | 0 | 0 | 72.50 | 75.08 |
| 10 | 0 | 0 | 57.24 | 56.38 |
| 12 | 0 | 0 | 8.01 | 7.53 |
| 14 | 0 | 0 | 53.01 | 54.52 |
| 1 | 1 | 0 | 1.81 | 1.71 |
| 3 | 1 | 0 | 79.23 | 78.51 |
| 5 | 1 | 0 | 67.74 | 67.90 |
| 7 | 1 | 0 | 40.93 | 40.84 |
| 9 | 1 | 0 | 1.20 | 1.47 |
| 11 | 1 | 0 | 25.73 | 26.20 |
| 13 | 1 | 0 | 15.54 | 15.53 |
| 15 | 1 | 0 | 6.07 | 5.77 |
| 0 | 2 | 0 | 22.65 | 22.85 |
| 2 | 2 | 0 | 69.27 | 69.89 |
| 4 | 2 | 0 | 23.93 | 24.05 |
| 6 | 2 | 0 | 22.32 | 21.82 |
| 8 | 2 | 0 | 24.54 | 24.77 |
| 10 | 2 | 0 | 0.75 | 0.99 |
| 12 | 2 | 0 | 18.44 | 18.67 |
| 14 | 2 | 0 | 4.45 | 3.96 |
| 1 | 3 | 0 | 15.85 | 15.13 |
| 3 | 3 | 0 | 63.42 | 63.76 |
| 5 | 3 | 0 | 33.93 | 36.51 |
| 7 | 3 | 0 | 6.09 | 5.75 |
| 9 | 3 | 0 | 32.63 | 32.31 |
| 11 | 3 | 0 | 15.79 | 15.79 |
| 13 | 3 | 0 | 4.32 | 4.56 |
| 0 | 4 | 0 | 7.53 | 7.28 |
| 2 | 4 | 0 | 13.30 | 12.75 |
| 4 | 4 | 0 | 69.65 | 66.48 |
| 6 | 4 | 0 | 28.38 | 28.57 |
| 8 | 4 | 0 | 9.72 | 9.41 |
| 10 | 4 | 0 | 46.46 | 45.95 |
| 12 | 4 | 0 | 17.11 | 17.38 |
| 14 | 4 | 0 | 1.33 | 1.83 |
| 1 | 5 | 0 | 106.61 | 98.73 |
| 3 | 5 | 0 | 71.85 | 71.72 |
| 5 | 5 | 0 | 8.03 | 9.52 |
| 7 | 5 | 0 | 114.66 | 112.49 |
| 9 | 5 | 0 | 13.94 | 15.95 |
| 11 | 5 | 0 | 41.09 | 41.51 |
| 13 | 5 | 0 | 19.88 | 18.99 |
| 0 | 6 | 0 | 98.07 | 98.18 |
| 2 | 6 | 0 | 35.19 | 34.67 |
| 4 | 6 | 0 | 10.79 | 10.43 |
| 6 | 6 | 0 | 6.57 | 6.83 |
| 8 | 6 | 0 | 11.94 | 12.14 |
| 10 | 6 | 0 | 33.13 | 33.43 |
| 12 | 6 | 0 | 32.79 | 32.91 |
| 1 | 7 | 0 | 4.20 | 4.08 |
| 3 | 7 | 0 | 14.96 | 14.84 |
| 5 | 7 | 0 | 50.05 | 50.32 |
| 7 | 7 | 0 | 25.96 | 24.75 |
| 9 | 7 | 0 | 23.82 | 23.54 |
| 11 | 7 | 0 | 6.08 | 5.73 |
| 13 | 7 | 0 | 6.19 | 7.25 |
| 0 | 8 | 0 | 5.67 | 5.79 |
| 2 | 8 | 0 | 25.40 | 25.35 |
| 4 | 8 | 0 | 38.73 | 38.06 |
| 6 | 8 | 0 | 6.44 | 6.19 |
| 8 | 8 | 0 | 4.26 | 5.32 |
| 10 | 8 | 0 | 31.34 | 30.69 |
| 12 | 8 | 0 | 9.60 | 10.71 |
| 1 | 9 | 0 | 0.57 | 0.84 |
| 3 | 9 | 0 | 21.52 | 21.22 |
| 5 | 9 | 0 | 7.94 | 9.75 |
| 7 | 9 | 0 | 15.76 | 15.59 |
| 9 | 9 | 0 | 5.62 | 8.39 |
| 11 | 9 | 0 | 11.45 | 12.98 |
| 0 | 10 | 0 | 73.23 | 73.06 |
| 2 | 10 | 0 | 12.73 | 12.48 |
| 4 | 10 | 0 | 53.76 | 54.05 |
| 6 | 10 | 0 | 21.17 | 22.15 |
| 8 | 10 | 0 | 24.39 | 23.15 |
| 10 | 10 | 0 | 42.95 | 43.17 |
| 1 | 11 | 0 | 3.04 | 2.97 |
| 3 | 11 | 0 | 20.78 | 20.83 |
| 5 | 11 | 0 | 32.82 | 32.03 |
| 7 | 11 | 0 | 28.13 | 27.93 |
| 9 | 11 | 0 | 6.32 | 7.09 |
| 0 | 12 | 0 | 33.00 | 33.69 |
| 2 | 12 | 0 | 28.03 | 27.86 |
| 4 | 12 | 0 | 14.36 | 14.27 |
| 6 | 12 | 0 | 8.45 | 8.41 |
| 8 | 12 | 0 | 1.27 | 1.09 |
| 1 | 13 | 0 | 15.43 | 16.25 |
| 3 | 13 | 0 | 16.19 | 16.34 |
| 5 | 13 | 0 | 1.79 | 4.50 |
| 0 | 14 | 0 | 13.62 | 13.46 |
| 2 | 14 | 0 | 5.38 | 5.03 |
| -15 | 1 | 1 | 0.74 | 0.79 |
| -13 | 1 | 1 | 1.39 | 1.10 |
| -11 | 1 | 1 | 26.83 | 27.16 |
| -9 | 1 | 1 | 5.54 | 5.45 |
| -7 | 1 | 1 | 36.36 | 36.65 |
| -5 | 1 | 1 | 15.87 | 15.59 |
| -3 | 1 | 1 | 88.22 | 88.88 |
| -1 | 1 | 1 | 8.76 | 8.44 |
| 1 | 1 | 1 | 17.51 | 17.78 |
| 3 | 1 | 1 | 78.45 | 79.70 |
| 5 | 1 | 1 | 2.64 | 2.79 |
| 7 | 1 | 1 | 30.63 | 30.13 |
| 9 | 1 | 1 | 3.73 | 3.52 |
| 11 | 1 | 1 | 35.09 | 35.81 |
| 13 | 1 | 1 | 4.96 | 5.28 |
| -14 | 2 | 1 | 2.93 | 4.12 |
| -12 | 2 | 1 | 66.95 | 66.61 |
| -10 | 2 | 1 | 1.02 | 1.42 |
| -8 | 2 | 1 | 35.22 | 34.92 |
| -6 | 2 | 1 | 48.80 | 49.48 |
| -4 | 2 | 1 | 68.66 | 66.36 |
| -2 | 2 | 1 | 147.64 | 143.65 |
| 0 | 2 | 1 | 38.52 | 38.68 |
| 2 | 2 | 1 | 112.68 | 114.07 |
| 4 | 2 | 1 | 27.82 | 28.08 |
| 6 | 2 | 1 | 78.72 | 76.67 |
| 8 | 2 | 1 | 41.55 | 42.27 |
| 10 | 2 | 1 | 3.93 | 5.30 |
| 12 | 2 | 1 | 46.36 | 46.41 |
| 14 | 2 | 1 | 6.16 | 6.86 |
| -15 | 3 | 1 | 20.35 | 20.06 |
| -13 | 3 | 1 | 21.19 | 21.02 |
| -11 | 3 | 1 | 23.77 | 25.22 |
| -9 | 3 | 1 | 68.35 | 67.07 |
| -7 | 3 | 1 | 45.30 | 46.24 |
| -5 | 3 | 1 | 110.71 | 110.98 |
| -3 | 3 | 1 | 90.85 | 89.07 |
| -1 | 3 | 1 | 83.39 | 83.96 |
| 1 | 3 | 1 | 20.29 | 19.64 |
| 3 | 3 | 1 | 38.60 | 36.27 |
| 5 | 3 | 1 | 148.77 | 149.04 |
| 7 | 3 | 1 | 20.42 | 21.39 |
| 9 | 3 | 1 | 46.10 | 45.80 |
| 11 | 3 | 1 | 12.21 | 11.68 |
| 13 | 3 | 1 | 30.88 | 30.68 |
| -14 | 4 | 1 | 27.15 | 25.17 |
| -12 | 4 | 1 | 25.35 | 24.35 |
| -10 | 4 | 1 | 31.99 | 32.50 |
| -8 | 4 | 1 | 17.91 | 18.19 |
| -6 | 4 | 1 | 15.02 | 16.54 |
| -4 | 4 | 1 | 15.08 | 14.87 |
| -2 | 4 | 1 | 15.40 | 14.88 |
| 0 | 4 | 1 | 99.96 | 100.16 |
| 2 | 4 | 1 | 15.04 | 14.68 |
| 4 | 4 | 1 | 47.30 | 46.15 |
| 6 | 4 | 1 | 1.77 | 1.96 |
| 8 | 4 | 1 | 4.50 | 4.86 |
| 10 | 4 | 1 | 38.95 | 39.07 |
| 12 | 4 | 1 | 4.69 | 4.84 |
| 14 | 4 | 1 | 15.45 | 15.13 |
| -13 | 5 | 1 | 7.16 | 8.47 |
| -11 | 5 | 1 | 11.03 | 10.46 |
| -9 | 5 | 1 | 4.90 | 5.51 |
| -7 | 5 | 1 | 5.87 | 6.52 |
| -5 | 5 | 1 | 10.91 | 10.99 |
| -3 | 5 | 1 | 19.14 | 18.54 |
| -1 | 5 | 1 | 29.01 | 28.86 |
| 1 | 5 | 1 | 7.10 | 7.03 |
| 3 | 5 | 1 | 19.78 | 20.42 |
| 5 | 5 | 1 | 20.30 | 20.37 |
| 7 | 5 | 1 | 1.14 | 1.34 |
| 9 | 5 | 1 | 5.64 | 6.60 |
| 11 | 5 | 1 | 6.49 | 6.65 |
| 13 | 5 | 1 | 1.91 | 2.58 |
| -14 | 6 | 1 | 12.78 | 11.53 |
| -12 | 6 | 1 | 8.51 | 7.90 |
| -10 | 6 | 1 | 20.82 | 19.99 |
| -8 | 6 | 1 | 0.75 | 1.67 |
| -6 | 6 | 1 | 22.94 | 22.81 |
| -4 | 6 | 1 | 37.52 | 36.73 |
| -2 | 6 | 1 | 10.37 | 10.26 |
| 0 | 6 | 1 | 47.05 | 46.54 |
| 2 | 6 | 1 | 18.21 | 19.83 |
| 4 | 6 | 1 | 21.95 | 20.96 |
| 6 | 6 | 1 | 5.48 | 9.07 |
| 8 | 6 | 1 | 21.95 | 22.56 |
| 10 | 6 | 1 | 18.82 | 15.38 |
| 12 | 6 | 1 | 0.70 | 1.54 |
| -13 | 7 | 1 | 27.50 | 27.09 |
| -11 | 7 | 1 | 13.36 | 12.84 |
| -9 | 7 | 1 | 31.72 | 32.26 |
| -7 | 7 | 1 | 0.86 | 1.45 |
| -5 | 7 | 1 | 86.86 | 88.71 |
| -3 | 7 | 1 | 0.58 | 1.02 |
| -1 | 7 | 1 | 50.21 | 47.95 |
| 1 | 7 | 1 | 63.37 | 65.43 |
| 3 | 7 | 1 | 8.84 | 9.35 |
| 5 | 7 | 1 | 53.20 | 52.53 |
| 7 | 7 | 1 | 18.23 | 17.25 |
| 9 | 7 | 1 | 49.51 | 49.60 |
| 11 | 7 | 1 | 8.98 | 9.57 |
| -12 | 8 | 1 | 45.28 | 44.09 |
| -10 | 8 | 1 | 1.85 | 2.87 |
| -8 | 8 | 1 | 33.95 | 34.20 |
| -6 | 8 | 1 | 23.66 | 22.99 |
| -4 | 8 | 1 | 20.34 | 19.67 |
| -2 | 8 | 1 | 93.41 | 94.37 |
| 0 | 8 | 1 | 25.21 | 24.33 |
| 2 | 8 | 1 | 52.99 | 54.76 |
| 4 | 8 | 1 | 21.30 | 20.92 |
| 6 | 8 | 1 | 52.43 | 53.69 |
| 8 | 8 | 1 | 16.36 | 16.96 |
| 10 | 8 | 1 | 4.89 | 4.13 |
| 12 | 8 | 1 | 41.19 | 41.35 |
| -11 | 9 | 1 | 1.62 | 2.46 |
| -9 | 9 | 1 | 1.89 | 1.58 |
| -7 | 9 | 1 | 61.91 | 61.30 |
| -5 | 9 | 1 | 35.46 | 35.36 |
| -3 | 9 | 1 | 16.10 | 15.98 |
| -1 | 9 | 1 | 15.09 | 15.27 |
| 1 | 9 | 1 | 24.71 | 24.49 |
| 3 | 9 | 1 | 24.74 | 23.81 |
| 5 | 9 | 1 | 25.33 | 25.33 |
| 7 | 9 | 1 | 37.45 | 38.14 |
| 9 | 9 | 1 | 2.44 | 2.97 |
| 11 | 9 | 1 | 23.57 | 23.36 |
| -10 | 10 | 1 | 6.88 | 6.75 |
| -8 | 10 | 1 | 11.42 | 13.90 |
| -6 | 10 | 1 | 4.87 | 4.92 |
| -4 | 10 | 1 | 0.82 | 1.10 |
| -2 | 10 | 1 | 35.49 | 34.46 |
| 0 | 10 | 1 | 19.54 | 20.06 |
| 2 | 10 | 1 | 6.45 | 6.20 |
| 4 | 10 | 1 | 6.15 | 6.44 |
| 6 | 10 | 1 | 16.51 | 14.72 |
| 8 | 10 | 1 | 1.44 | 1.78 |
| 10 | 10 | 1 | 4.55 | 6.27 |
| -9 | 11 | 1 | 3.41 | 2.85 |
| -7 | 11 | 1 | 18.93 | 18.34 |
| -5 | 11 | 1 | 22.85 | 21.82 |
| -3 | 11 | 1 | 4.55 | 4.39 |
| -1 | 11 | 1 | 8.97 | 9.14 |
| 1 | 11 | 1 | 29.23 | 29.10 |
| 3 | 11 | 1 | 10.36 | 10.71 |
| 5 | 11 | 1 | 0.77 | 0.66 |
| 7 | 11 | 1 | 28.35 | 25.38 |
| 9 | 11 | 1 | 14.33 | 14.25 |
| -8 | 12 | 1 | 13.47 | 14.79 |
| -6 | 12 | 1 | 23.87 | 23.80 |
| -4 | 12 | 1 | 17.07 | 17.17 |
| -2 | 12 | 1 | 31.18 | 30.40 |
| 0 | 12 | 1 | 4.75 | 4.60 |
| 2 | 12 | 1 | 45.43 | 44.42 |
| 4 | 12 | 1 | 5.59 | 5.68 |
| 6 | 12 | 1 | 19.41 | 20.01 |
| -5 | 13 | 1 | 33.89 | 32.66 |
| -3 | 13 | 1 | 0.93 | 1.70 |
| -1 | 13 | 1 | 32.34 | 32.48 |
| 1 | 13 | 1 | 16.19 | 16.34 |
| 3 | 13 | 1 | 0.55 | 0.52 |
| 5 | 13 | 1 | 40.69 | 39.93 |
| -2 | 14 | 1 | 5.35 | 5.26 |
| 0 | 14 | 1 | 34.97 | 33.84 |
| 2 | 14 | 1 | 9.70 | 10.02 |
| -14 | 0 | 2 | 52.31 | 53.32 |
| -12 | 0 | 2 | 11.85 | 11.77 |
| -10 | 0 | 2 | 68.00 | 67.97 |
| -8 | 0 | 2 | 32.43 | 32.25 |
| -6 | 0 | 2 | 100.63 | 100.28 |
| -4 | 0 | 2 | 109.30 | 108.72 |
| -2 | 0 | 2 | 40.97 | 39.99 |
| 0 | 0 | 2 | 162.69 | 163.49 |
| 2 | 0 | 2 | 92.18 | 93.59 |
| 4 | 0 | 2 | 118.44 | 112.81 |
| 6 | 0 | 2 | 6.14 | 6.17 |
| 8 | 0 | 2 | 50.37 | 50.88 |
| 10 | 0 | 2 | 78.43 | 77.59 |
| 12 | 0 | 2 | 0.63 | 0.62 |
| -15 | 1 | 2 | 1.30 | 1.25 |
| -13 | 1 | 2 | 14.03 | 14.16 |
| -11 | 1 | 2 | 3.07 | 3.16 |
| -9 | 1 | 2 | 27.33 | 27.33 |
| -7 | 1 | 2 | 93.67 | 96.54 |
| -5 | 1 | 2 | 41.39 | 41.24 |
| -3 | 1 | 2 | 7.56 | 7.68 |
| -1 | 1 | 2 | 3.41 | 3.62 |
| 1 | 1 | 2 | 55.31 | 56.11 |
| 3 | 1 | 2 | 21.00 | 20.81 |
| 5 | 1 | 2 | 39.21 | 38.31 |
| 7 | 1 | 2 | 47.79 | 48.23 |
| 9 | 1 | 2 | 28.67 | 29.52 |
| 11 | 1 | 2 | 25.60 | 25.07 |
| 13 | 1 | 2 | 2.35 | 2.44 |
| -14 | 2 | 2 | 10.95 | 10.86 |
| -12 | 2 | 2 | 35.32 | 33.85 |
| -10 | 2 | 2 | 24.39 | 25.31 |
| -8 | 2 | 2 | 27.71 | 27.86 |
| -6 | 2 | 2 | 51.95 | 51.75 |
| -4 | 2 | 2 | 16.54 | 16.67 |
| -2 | 2 | 2 | 28.29 | 28.01 |
| 0 | 2 | 2 | 61.81 | 61.20 |
| 2 | 2 | 2 | 44.78 | 45.10 |
| 4 | 2 | 2 | 32.16 | 32.55 |
| 6 | 2 | 2 | 42.98 | 45.45 |
| 8 | 2 | 2 | 34.19 | 33.95 |
| 10 | 2 | 2 | 8.85 | 8.75 |
| 12 | 2 | 2 | 14.98 | 15.57 |
| -15 | 3 | 2 | 9.87 | 10.72 |
| -13 | 3 | 2 | 17.36 | 18.07 |
| -11 | 3 | 2 | 1.47 | 1.98 |
| -9 | 3 | 2 | 15.96 | 15.90 |
| -7 | 3 | 2 | 30.48 | 29.67 |
| -5 | 3 | 2 | 30.99 | 29.94 |
| -3 | 3 | 2 | 4.57 | 4.61 |
| -1 | 3 | 2 | 61.74 | 62.50 |
| 1 | 3 | 2 | 45.35 | 44.69 |
| 3 | 3 | 2 | 1.04 | 1.66 |
| 5 | 3 | 2 | 33.66 | 33.93 |
| 7 | 3 | 2 | 25.23 | 25.19 |
| 9 | 3 | 2 | 15.22 | 14.75 |
| 11 | 3 | 2 | 6.91 | 6.52 |
| 13 | 3 | 2 | 19.97 | 19.94 |
| -14 | 4 | 2 | 20.14 | 20.17 |
| -12 | 4 | 2 | 24.03 | 23.82 |
| -10 | 4 | 2 | 24.43 | 24.46 |
| -8 | 4 | 2 | 5.91 | 5.44 |
| -6 | 4 | 2 | 12.49 | 12.60 |
| -4 | 4 | 2 | 7.35 | 7.04 |
| -2 | 4 | 2 | 17.35 | 17.46 |
| 0 | 4 | 2 | 64.46 | 63.61 |
| 2 | 4 | 2 | 43.30 | 42.47 |
| 4 | 4 | 2 | 39.05 | 39.61 |
| 6 | 4 | 2 | 2.83 | 3.26 |
| 8 | 4 | 2 | 7.83 | 7.71 |
| 10 | 4 | 2 | 10.65 | 10.53 |
| 12 | 4 | 2 | 0.95 | 0.92 |
| -13 | 5 | 2 | 18.96 | 18.45 |
| -11 | 5 | 2 | 34.61 | 35.41 |
| -9 | 5 | 2 | 18.47 | 17.69 |
| -7 | 5 | 2 | 100.20 | 95.31 |
| -5 | 5 | 2 | 10.08 | 10.09 |
| -3 | 5 | 2 | 104.07 | 104.20 |
| -1 | 5 | 2 | 16.73 | 16.84 |
| 1 | 5 | 2 | 74.14 | 74.26 |
| 3 | 5 | 2 | 117.55 | 113.59 |
| 5 | 5 | 2 | 2.33 | 2.45 |
| 7 | 5 | 2 | 58.97 | 60.24 |
| 9 | 5 | 2 | 16.71 | 17.67 |
| 11 | 5 | 2 | 61.59 | 59.71 |
| -14 | 6 | 2 | 37.00 | 36.28 |
| -12 | 6 | 2 | 27.91 | 27.24 |
| -10 | 6 | 2 | 6.55 | 6.69 |
| -8 | 6 | 2 | 1.42 | 0.90 |
| -6 | 6 | 2 | 50.39 | 50.27 |
| -4 | 6 | 2 | 2.45 | 2.16 |
| -2 | 6 | 2 | 74.13 | 71.86 |
| 0 | 6 | 2 | 96.48 | 93.78 |
| 2 | 6 | 2 | 12.52 | 12.89 |
| 4 | 6 | 2 | 15.87 | 16.63 |
| 6 | 6 | 2 | 18.81 | 18.08 |
| 8 | 6 | 2 | 9.47 | 10.16 |
| 10 | 6 | 2 | 18.52 | 18.68 |
| 12 | 6 | 2 | 18.31 | 16.90 |
| -13 | 7 | 2 | 7.82 | 8.28 |
| -11 | 7 | 2 | 3.16 | 4.77 |
| -9 | 7 | 2 | 22.12 | 20.91 |
| -7 | 7 | 2 | 12.20 | 13.04 |
| -5 | 7 | 2 | 33.02 | 34.11 |
| -3 | 7 | 2 | 9.00 | 8.73 |
| -1 | 7 | 2 | 43.38 | 43.56 |
| 1 | 7 | 2 | 9.53 | 10.07 |
| 3 | 7 | 2 | 15.52 | 16.23 |
| 5 | 7 | 2 | 37.87 | 39.74 |
| 7 | 7 | 2 | 4.33 | 4.46 |
| 9 | 7 | 2 | 18.81 | 21.21 |
| 11 | 7 | 2 | 8.21 | 8.17 |
| -12 | 8 | 2 | 1.80 | 2.73 |
| -10 | 8 | 2 | 18.86 | 18.36 |
| -8 | 8 | 2 | 16.57 | 17.66 |
| -6 | 8 | 2 | 14.36 | 14.86 |
| -4 | 8 | 2 | 14.27 | 14.64 |
| -2 | 8 | 2 | 25.66 | 25.34 |
| 0 | 8 | 2 | 24.32 | 24.89 |
| 2 | 8 | 2 | 11.53 | 10.79 |
| 4 | 8 | 2 | 25.14 | 25.94 |
| 6 | 8 | 2 | 22.08 | 22.55 |
| 8 | 8 | 2 | 5.85 | 7.06 |
| 10 | 8 | 2 | 13.50 | 13.62 |
| -11 | 9 | 2 | 6.28 | 5.87 |
| -9 | 9 | 2 | 10.05 | 10.20 |
| -7 | 9 | 2 | 24.22 | 24.94 |
| -5 | 9 | 2 | 11.14 | 10.80 |
| -3 | 9 | 2 | 12.97 | 12.82 |
| -1 | 9 | 2 | 0.24 | 0.22 |
| 1 | 9 | 2 | 10.23 | 10.82 |
| 3 | 9 | 2 | 8.99 | 7.40 |
| 5 | 9 | 2 | 10.56 | 10.10 |
| 7 | 9 | 2 | 18.13 | 20.90 |
| 9 | 9 | 2 | 10.80 | 10.59 |
| -10 | 10 | 2 | 47.76 | 46.91 |
| -8 | 10 | 2 | 17.65 | 18.14 |
| -6 | 10 | 2 | 26.06 | 25.59 |
| -4 | 10 | 2 | 49.93 | 50.27 |
| -2 | 10 | 2 | 16.01 | 17.10 |
| 0 | 10 | 2 | 58.32 | 58.23 |
| 2 | 10 | 2 | 8.20 | 8.40 |
| 4 | 10 | 2 | 66.63 | 66.41 |
| 6 | 10 | 2 | 16.43 | 15.94 |
| 8 | 10 | 2 | 15.27 | 14.45 |
| -9 | 11 | 2 | 13.05 | 11.36 |
| -7 | 11 | 2 | 39.14 | 39.43 |
| -5 | 11 | 2 | 26.25 | 24.96 |
| -3 | 11 | 2 | 16.72 | 16.16 |
| -1 | 11 | 2 | 12.73 | 12.86 |
| 1 | 11 | 2 | 13.09 | 13.44 |
| 3 | 11 | 2 | 19.42 | 20.59 |
| 5 | 11 | 2 | 23.96 | 26.57 |
| 7 | 11 | 2 | 18.20 | 18.51 |
| -8 | 12 | 2 | 12.99 | 11.91 |
| -6 | 12 | 2 | 10.46 | 9.85 |
| -4 | 12 | 2 | 6.14 | 6.45 |
| -2 | 12 | 2 | 39.42 | 38.58 |
| 0 | 12 | 2 | 18.75 | 18.86 |
| 2 | 12 | 2 | 15.25 | 15.10 |
| 4 | 12 | 2 | 1.74 | 1.14 |
| 6 | 12 | 2 | 22.51 | 22.70 |
| -5 | 13 | 2 | 7.46 | 7.57 |
| -3 | 13 | 2 | 16.92 | 15.58 |
| -1 | 13 | 2 | 7.33 | 7.08 |
| 1 | 13 | 2 | 19.91 | 19.50 |
| 3 | 13 | 2 | 20.15 | 20.22 |
| -2 | 14 | 2 | 7.02 | 7.31 |
| 0 | 14 | 2 | 9.91 | 10.18 |
| -15 | 1 | 3 | 5.85 | 5.54 |
| -13 | 1 | 3 | 4.09 | 3.89 |
| -11 | 1 | 3 | 7.92 | 8.23 |
| -9 | 1 | 3 | 8.50 | 8.40 |
| -7 | 1 | 3 | 41.97 | 41.92 |
| -5 | 1 | 3 | 27.62 | 27.06 |
| -3 | 1 | 3 | 72.19 | 69.28 |
| -1 | 1 | 3 | 12.83 | 12.91 |
| 1 | 1 | 3 | 5.54 | 5.48 |
| 3 | 1 | 3 | 40.00 | 39.49 |
| 5 | 1 | 3 | 17.31 | 17.35 |
| 7 | 1 | 3 | 29.89 | 29.37 |
| 9 | 1 | 3 | 13.67 | 12.85 |
| 11 | 1 | 3 | 33.37 | 33.25 |
| -14 | 2 | 3 | 11.18 | 11.15 |
| -12 | 2 | 3 | 55.52 | 54.34 |
| -10 | 2 | 3 | 7.97 | 7.79 |
| -8 | 2 | 3 | 63.13 | 62.53 |
| -6 | 2 | 3 | 9.71 | 9.37 |
| -4 | 2 | 3 | 28.69 | 28.55 |
| -2 | 2 | 3 | 126.28 | 125.47 |
| 0 | 2 | 3 | 5.93 | 5.97 |
| 2 | 2 | 3 | 80.70 | 78.20 |
| 4 | 2 | 3 | 2.62 | 2.48 |
| 6 | 2 | 3 | 65.41 | 66.05 |
| 8 | 2 | 3 | 35.21 | 34.70 |
| 10 | 2 | 3 | 9.31 | 9.32 |
| 12 | 2 | 3 | 29.28 | 29.62 |
| -15 | 3 | 3 | 19.79 | 19.81 |
| -13 | 3 | 3 | 1.16 | 0.66 |
| -11 | 3 | 3 | 32.69 | 32.28 |
| -9 | 3 | 3 | 73.62 | 75.08 |
| -7 | 3 | 3 | 31.96 | 31.12 |
| -5 | 3 | 3 | 70.46 | 70.17 |
| -3 | 3 | 3 | 25.23 | 25.10 |
| -1 | 3 | 3 | 117.19 | 117.06 |
| 1 | 3 | 3 | 21.13 | 21.06 |
| 3 | 3 | 3 | 2.27 | 1.52 |
| 5 | 3 | 3 | 82.56 | 82.65 |
| 7 | 3 | 3 | 10.60 | 10.45 |
| 9 | 3 | 3 | 52.35 | 50.58 |
| 11 | 3 | 3 | 7.25 | 7.13 |
| -14 | 4 | 3 | 23.15 | 24.58 |
| -12 | 4 | 3 | 12.69 | 12.86 |
| -10 | 4 | 3 | 26.05 | 24.94 |
| -8 | 4 | 3 | 16.45 | 15.75 |
| -6 | 4 | 3 | 42.03 | 42.90 |
| -4 | 4 | 3 | 34.96 | 34.87 |
| -2 | 4 | 3 | 39.23 | 39.42 |
| 0 | 4 | 3 | 54.64 | 55.38 |
| 2 | 4 | 3 | 1.01 | 1.57 |
| 4 | 4 | 3 | 44.85 | 46.49 |
| 6 | 4 | 3 | 4.48 | 6.06 |
| 8 | 4 | 3 | 12.95 | 12.90 |
| 10 | 4 | 3 | 21.68 | 22.48 |
| 12 | 4 | 3 | 3.11 | 2.69 |
| -13 | 5 | 3 | 6.92 | 7.24 |
| -11 | 5 | 3 | 10.08 | 9.70 |
| -9 | 5 | 3 | 8.59 | 8.58 |
| -7 | 5 | 3 | 5.94 | 5.69 |
| -5 | 5 | 3 | 35.47 | 35.48 |
| -3 | 5 | 3 | 24.92 | 24.35 |
| -1 | 5 | 3 | 0.57 | 0.36 |
| 1 | 5 | 3 | 28.33 | 27.99 |
| 3 | 5 | 3 | 5.05 | 4.36 |
| 5 | 5 | 3 | 8.68 | 8.76 |
| 7 | 5 | 3 | 5.42 | 4.53 |
| 9 | 5 | 3 | 19.45 | 19.55 |
| 11 | 5 | 3 | 12.56 | 12.39 |
| -14 | 6 | 3 | 15.70 | 16.01 |
| -12 | 6 | 3 | 3.59 | 4.46 |
| -10 | 6 | 3 | 19.86 | 20.03 |
| -8 | 6 | 3 | 11.48 | 11.82 |
| -6 | 6 | 3 | 9.86 | 9.74 |
| -4 | 6 | 3 | 20.73 | 20.29 |
| -2 | 6 | 3 | 16.16 | 16.60 |
| 0 | 6 | 3 | 29.38 | 29.52 |
| 2 | 6 | 3 | 2.71 | 2.71 |
| 4 | 6 | 3 | 37.75 | 37.49 |
| 6 | 6 | 3 | 11.31 | 11.00 |
| 8 | 6 | 3 | 10.06 | 9.73 |
| 10 | 6 | 3 | 17.04 | 18.42 |
| -13 | 7 | 3 | 17.16 | 16.14 |
| -11 | 7 | 3 | 12.90 | 13.05 |
| -9 | 7 | 3 | 40.73 | 40.89 |
| -7 | 7 | 3 | 0.97 | 0.52 |
| -5 | 7 | 3 | 60.12 | 60.53 |
| -3 | 7 | 3 | 5.28 | 5.04 |
| -1 | 7 | 3 | 62.94 | 61.16 |
| 1 | 7 | 3 | 30.50 | 30.87 |
| 3 | 7 | 3 | 18.37 | 17.97 |
| 5 | 7 | 3 | 47.16 | 47.52 |
| 7 | 7 | 3 | 3.38 | 3.85 |
| 9 | 7 | 3 | 46.23 | 45.99 |
| -12 | 8 | 3 | 53.36 | 49.15 |
| -10 | 8 | 3 | 5.01 | 3.65 |
| -8 | 8 | 3 | 31.26 | 31.81 |
| -6 | 8 | 3 | 14.27 | 14.53 |
| -4 | 8 | 3 | 22.07 | 21.90 |
| -2 | 8 | 3 | 57.45 | 60.85 |
| 0 | 8 | 3 | 1.80 | 1.16 |
| 2 | 8 | 3 | 63.30 | 64.66 |
| 4 | 8 | 3 | 17.30 | 16.12 |
| 6 | 8 | 3 | 47.45 | 44.79 |
| 8 | 8 | 3 | 34.48 | 33.80 |
| -11 | 9 | 3 | 6.78 | 6.31 |
| -9 | 9 | 3 | 28.57 | 27.31 |
| -7 | 9 | 3 | 43.95 | 44.50 |
| -5 | 9 | 3 | 6.46 | 6.47 |
| -3 | 9 | 3 | 18.83 | 18.76 |
| -1 | 9 | 3 | 29.32 | 29.60 |
| 1 | 9 | 3 | 39.92 | 38.89 |
| 3 | 9 | 3 | 37.28 | 35.17 |
| 5 | 9 | 3 | 24.71 | 24.35 |
| 7 | 9 | 3 | 31.29 | 30.28 |
| 9 | 9 | 3 | 0.92 | 0.73 |
| -10 | 10 | 3 | 4.73 | 4.60 |
| -8 | 10 | 3 | 8.04 | 7.50 |
| -6 | 10 | 3 | 0.37 | 0.69 |
| -4 | 10 | 3 | 2.46 | 2.38 |
| -2 | 10 | 3 | 12.60 | 12.55 |
| 0 | 10 | 3 | 3.78 | 3.72 |
| 2 | 10 | 3 | 21.18 | 20.04 |
| 4 | 10 | 3 | 16.68 | 16.82 |
| 6 | 10 | 3 | 9.04 | 9.75 |
| 8 | 10 | 3 | 14.32 | 14.13 |
| -9 | 11 | 3 | 5.23 | 5.49 |
| -7 | 11 | 3 | 16.30 | 16.01 |
| -5 | 11 | 3 | 7.49 | 7.65 |
| -3 | 11 | 3 | 14.03 | 13.43 |
| -1 | 11 | 3 | 14.88 | 15.11 |
| 1 | 11 | 3 | 12.99 | 13.33 |
| 3 | 11 | 3 | 14.36 | 13.98 |
| 5 | 11 | 3 | 11.50 | 11.70 |
| -8 | 12 | 3 | 30.28 | 29.16 |
| -6 | 12 | 3 | 10.39 | 10.05 |
| -4 | 12 | 3 | 9.22 | 9.19 |
| -2 | 12 | 3 | 41.74 | 40.45 |
| 0 | 12 | 3 | 4.05 | 4.59 |
| 2 | 12 | 3 | 26.61 | 26.51 |
| 4 | 12 | 3 | 14.83 | 12.87 |
| -5 | 13 | 3 | 43.60 | 42.84 |
| -3 | 13 | 3 | 6.74 | 6.99 |
| -1 | 13 | 3 | 24.10 | 23.52 |
| 1 | 13 | 3 | 25.28 | 25.00 |
| -14 | 0 | 4 | 61.42 | 61.06 |
| -12 | 0 | 4 | 9.73 | 9.57 |
| -10 | 0 | 4 | 41.06 | 41.26 |
| -8 | 0 | 4 | 0.75 | 0.88 |
| -6 | 0 | 4 | 104.59 | 107.64 |
| -4 | 0 | 4 | 73.57 | 73.18 |
| -2 | 0 | 4 | 7.39 | 7.55 |
| 0 | 0 | 4 | 106.55 | 109.46 |
| 2 | 0 | 4 | 19.83 | 19.91 |
| 4 | 0 | 4 | 96.35 | 94.84 |
| 6 | 0 | 4 | 22.08 | 22.07 |
| 8 | 0 | 4 | 34.50 | 35.03 |
| 10 | 0 | 4 | 35.32 | 35.87 |
| -15 | 1 | 4 | 8.29 | 8.25 |
| -13 | 1 | 4 | 12.78 | 12.99 |
| -11 | 1 | 4 | 12.50 | 12.55 |
| -9 | 1 | 4 | 18.99 | 18.29 |
| -7 | 1 | 4 | 27.97 | 28.97 |
| -5 | 1 | 4 | 12.34 | 12.39 |
| -3 | 1 | 4 | 71.92 | 71.89 |
| -1 | 1 | 4 | 56.92 | 57.21 |
| 1 | 1 | 4 | 6.75 | 6.60 |
| 3 | 1 | 4 | 46.76 | 46.69 |
| 5 | 1 | 4 | 16.39 | 16.24 |
| 7 | 1 | 4 | 14.69 | 14.65 |
| 9 | 1 | 4 | 18.68 | 19.49 |
| 11 | 1 | 4 | 21.64 | 22.09 |
| -14 | 2 | 4 | 11.31 | 11.23 |
| -12 | 2 | 4 | 28.00 | 28.37 |
| -10 | 2 | 4 | 5.97 | 5.75 |
| -8 | 2 | 4 | 8.81 | 9.01 |
| -6 | 2 | 4 | 5.13 | 5.23 |
| -4 | 2 | 4 | 35.82 | 37.25 |
| -2 | 2 | 4 | 18.75 | 18.44 |
| 0 | 2 | 4 | 14.73 | 14.25 |
| 2 | 2 | 4 | 62.00 | 63.56 |
| 4 | 2 | 4 | 1.88 | 2.14 |
| 6 | 2 | 4 | 3.83 | 3.87 |
| 8 | 2 | 4 | 22.77 | 22.57 |
| 10 | 2 | 4 | 22.86 | 22.99 |
| -15 | 3 | 4 | 8.09 | 7.62 |
| -13 | 3 | 4 | 1.79 | 1.47 |
| -11 | 3 | 4 | 15.63 | 15.61 |
| -9 | 3 | 4 | 22.58 | 22.18 |
| -7 | 3 | 4 | 4.45 | 4.85 |
| -5 | 3 | 4 | 30.50 | 30.50 |
| -3 | 3 | 4 | 27.73 | 27.90 |
| -1 | 3 | 4 | 13.91 | 13.65 |
| 1 | 3 | 4 | 14.43 | 14.98 |
| 3 | 3 | 4 | 35.86 | 33.17 |
| 5 | 3 | 4 | 19.49 | 19.28 |
| 7 | 3 | 4 | 3.93 | 4.31 |
| 9 | 3 | 4 | 27.37 | 26.94 |
| 11 | 3 | 4 | 12.72 | 12.42 |
| -14 | 4 | 4 | 13.38 | 14.20 |
| -12 | 4 | 4 | 23.61 | 23.41 |
| -10 | 4 | 4 | 36.04 | 36.55 |
| -8 | 4 | 4 | 11.83 | 11.65 |
| -6 | 4 | 4 | 2.67 | 2.15 |
| -4 | 4 | 4 | 26.98 | 27.06 |
| -2 | 4 | 4 | 1.93 | 1.68 |
| 0 | 4 | 4 | 18.03 | 17.24 |
| 2 | 4 | 4 | 28.00 | 27.92 |
| 4 | 4 | 4 | 46.50 | 46.20 |
| 6 | 4 | 4 | 11.04 | 11.15 |
| 8 | 4 | 4 | 4.46 | 3.93 |
| 10 | 4 | 4 | 7.53 | 7.37 |
| -13 | 5 | 4 | 47.03 | 43.39 |
| -11 | 5 | 4 | 17.30 | 18.12 |
| -9 | 5 | 4 | 0.69 | 0.62 |
| -7 | 5 | 4 | 90.98 | 89.13 |
| -5 | 5 | 4 | 11.89 | 11.78 |
| -3 | 5 | 4 | 80.14 | 79.25 |
| -1 | 5 | 4 | 17.33 | 17.27 |
| 1 | 5 | 4 | 58.76 | 58.93 |
| 3 | 5 | 4 | 56.58 | 55.57 |
| 5 | 5 | 4 | 26.34 | 26.23 |
| 7 | 5 | 4 | 62.88 | 61.63 |
| 9 | 5 | 4 | 4.56 | 4.44 |
| -12 | 6 | 4 | 8.81 | 9.66 |
| -10 | 6 | 4 | 24.70 | 24.79 |
| -8 | 6 | 4 | 40.02 | 38.55 |
| -6 | 6 | 4 | 33.45 | 33.14 |
| -4 | 6 | 4 | 40.85 | 40.80 |
| -2 | 6 | 4 | 40.91 | 39.76 |
| 0 | 6 | 4 | 17.22 | 17.36 |
| 2 | 6 | 4 | 10.10 | 10.12 |
| 4 | 6 | 4 | 50.25 | 49.21 |
| 6 | 6 | 4 | 30.75 | 30.50 |
| 8 | 6 | 4 | 2.17 | 1.56 |
| -13 | 7 | 4 | 8.17 | 8.90 |
| -11 | 7 | 4 | 11.89 | 12.07 |
| -9 | 7 | 4 | 25.32 | 25.51 |
| -7 | 7 | 4 | 15.29 | 15.77 |
| -5 | 7 | 4 | 25.68 | 25.92 |
| -3 | 7 | 4 | 6.15 | 5.96 |
| -1 | 7 | 4 | 32.03 | 32.05 |
| 1 | 7 | 4 | 5.65 | 6.50 |
| 3 | 7 | 4 | 8.42 | 7.63 |
| 5 | 7 | 4 | 21.65 | 20.53 |
| 7 | 7 | 4 | 7.03 | 5.33 |
| 9 | 7 | 4 | 30.52 | 31.17 |
| -12 | 8 | 4 | 1.33 | 0.88 |
| -10 | 8 | 4 | 19.55 | 19.66 |
| -8 | 8 | 4 | 12.08 | 12.61 |
| -6 | 8 | 4 | 8.42 | 8.02 |
| -4 | 8 | 4 | 17.93 | 17.90 |
| -2 | 8 | 4 | 25.93 | 26.51 |
| 0 | 8 | 4 | 12.10 | 12.43 |
| 2 | 8 | 4 | 8.19 | 8.34 |
| 4 | 8 | 4 | 30.01 | 28.69 |
| 6 | 8 | 4 | 18.73 | 18.27 |
| 8 | 8 | 4 | 4.89 | 6.24 |
| -11 | 9 | 4 | 12.27 | 10.52 |
| -9 | 9 | 4 | 5.20 | 5.03 |
| -7 | 9 | 4 | 10.24 | 10.62 |
| -5 | 9 | 4 | 8.29 | 8.22 |
| -3 | 9 | 4 | 22.94 | 23.56 |
| -1 | 9 | 4 | 10.04 | 10.35 |
| 1 | 9 | 4 | 3.32 | 3.06 |
| 3 | 9 | 4 | 11.17 | 11.61 |
| 5 | 9 | 4 | 4.17 | 4.40 |
| 7 | 9 | 4 | 6.92 | 6.58 |
| -10 | 10 | 4 | 34.76 | 34.82 |
| -8 | 10 | 4 | 15.43 | 15.01 |
| -6 | 10 | 4 | 31.34 | 32.91 |
| -4 | 10 | 4 | 31.28 | 31.29 |
| -2 | 10 | 4 | 18.73 | 18.82 |
| 0 | 10 | 4 | 54.03 | 54.33 |
| 2 | 10 | 4 | 1.47 | 1.00 |
| 4 | 10 | 4 | 48.40 | 50.18 |
| 6 | 10 | 4 | 21.78 | 22.09 |
| -7 | 11 | 4 | 23.79 | 24.19 |
| -5 | 11 | 4 | 13.98 | 14.31 |
| -3 | 11 | 4 | 29.21 | 27.77 |
| -1 | 11 | 4 | 22.26 | 22.49 |
| 1 | 11 | 4 | 1.32 | 2.49 |
| 3 | 11 | 4 | 17.46 | 16.16 |
| -6 | 12 | 4 | 11.92 | 12.18 |
| -4 | 12 | 4 | 3.92 | 3.92 |
| -2 | 12 | 4 | 30.93 | 30.28 |
| 0 | 12 | 4 | 2.30 | 1.92 |
| 2 | 12 | 4 | 13.36 | 13.80 |
| -13 | 1 | 5 | 13.51 | 13.13 |
| -11 | 1 | 5 | 2.18 | 2.03 |
| -9 | 1 | 5 | 2.96 | 3.07 |
| -7 | 1 | 5 | 33.24 | 33.61 |
| -5 | 1 | 5 | 18.37 | 18.43 |
| -3 | 1 | 5 | 42.18 | 42.73 |
| -1 | 1 | 5 | 8.56 | 7.97 |
| 1 | 1 | 5 | 17.42 | 17.66 |
| 3 | 1 | 5 | 11.79 | 11.73 |
| 5 | 1 | 5 | 16.21 | 15.61 |
| 7 | 1 | 5 | 35.21 | 35.49 |
| 9 | 1 | 5 | 7.06 | 7.18 |
| -14 | 2 | 5 | 9.45 | 8.90 |
| -12 | 2 | 5 | 38.42 | 38.97 |
| -10 | 2 | 5 | 2.33 | 3.05 |
| -8 | 2 | 5 | 64.76 | 63.27 |
| -6 | 2 | 5 | 14.28 | 14.53 |
| -4 | 2 | 5 | 19.60 | 19.13 |
| -2 | 2 | 5 | 57.12 | 54.66 |
| 0 | 2 | 5 | 16.24 | 16.00 |
| 2 | 2 | 5 | 75.94 | 76.27 |
| 4 | 2 | 5 | 13.81 | 13.27 |
| 6 | 2 | 5 | 42.02 | 41.98 |
| 8 | 2 | 5 | 26.18 | 25.26 |
| -13 | 3 | 5 | 12.28 | 11.88 |
| -11 | 3 | 5 | 9.15 | 9.20 |
| -9 | 3 | 5 | 64.35 | 63.98 |
| -7 | 3 | 5 | 7.91 | 7.57 |
| -5 | 3 | 5 | 43.86 | 43.64 |
| -3 | 3 | 5 | 15.93 | 15.93 |
| -1 | 3 | 5 | 94.43 | 92.54 |
| 1 | 3 | 5 | 22.45 | 22.54 |
| 3 | 3 | 5 | 11.89 | 11.82 |
| 5 | 3 | 5 | 44.74 | 44.40 |
| 7 | 3 | 5 | 4.04 | 4.19 |
| 9 | 3 | 5 | 45.90 | 44.64 |
| -14 | 4 | 5 | 20.72 | 20.97 |
| -12 | 4 | 5 | 10.80 | 10.85 |
| -10 | 4 | 5 | 30.09 | 29.37 |
| -8 | 4 | 5 | 17.59 | 17.76 |
| -6 | 4 | 5 | 19.86 | 19.79 |
| -4 | 4 | 5 | 24.80 | 24.13 |
| -2 | 4 | 5 | 4.75 | 5.06 |
| 0 | 4 | 5 | 25.62 | 26.01 |
| 2 | 4 | 5 | 18.41 | 18.77 |
| 4 | 4 | 5 | 50.76 | 51.14 |
| 6 | 4 | 5 | 3.65 | 4.06 |
| 8 | 4 | 5 | 10.64 | 10.02 |
| -13 | 5 | 5 | 3.21 | 3.67 |
| -11 | 5 | 5 | 6.61 | 6.71 |
| -9 | 5 | 5 | 4.54 | 4.57 |
| -7 | 5 | 5 | 7.05 | 7.58 |
| -5 | 5 | 5 | 14.64 | 13.99 |
| -3 | 5 | 5 | 3.50 | 3.64 |
| -1 | 5 | 5 | 3.38 | 3.71 |
| 1 | 5 | 5 | 0.64 | 0.89 |
| 3 | 5 | 5 | 11.77 | 11.05 |
| 5 | 5 | 5 | 2.38 | 2.72 |
| 7 | 5 | 5 | 13.21 | 12.75 |
| -12 | 6 | 5 | 4.30 | 4.46 |
| -10 | 6 | 5 | 17.90 | 16.85 |
| -8 | 6 | 5 | 3.51 | 3.34 |
| -6 | 6 | 5 | 20.35 | 20.48 |
| -4 | 6 | 5 | 18.23 | 18.64 |
| -2 | 6 | 5 | 0.69 | 0.75 |
| 0 | 6 | 5 | 29.32 | 28.82 |
| 2 | 6 | 5 | 9.28 | 9.26 |
| 4 | 6 | 5 | 18.49 | 18.99 |
| 6 | 6 | 5 | 10.53 | 10.16 |
| 8 | 6 | 5 | 21.19 | 21.09 |
| -11 | 7 | 5 | 24.75 | 23.60 |
| -9 | 7 | 5 | 21.36 | 21.51 |
| -7 | 7 | 5 | 0.47 | 0.51 |
| -5 | 7 | 5 | 66.05 | 63.53 |
| -3 | 7 | 5 | 8.41 | 8.73 |
| -1 | 7 | 5 | 37.53 | 37.01 |
| 1 | 7 | 5 | 33.89 | 33.63 |
| 3 | 7 | 5 | 23.98 | 24.68 |
| 5 | 7 | 5 | 20.27 | 20.06 |
| 7 | 7 | 5 | 7.26 | 6.72 |
| -10 | 8 | 5 | 0.98 | 0.56 |
| -8 | 8 | 5 | 51.82 | 52.32 |
| -6 | 8 | 5 | 1.43 | 1.47 |
| -4 | 8 | 5 | 10.87 | 11.08 |
| -2 | 8 | 5 | 49.22 | 48.78 |
| 0 | 8 | 5 | 2.80 | 2.60 |
| 2 | 8 | 5 | 49.64 | 48.26 |
| 4 | 8 | 5 | 4.26 | 3.65 |
| 6 | 8 | 5 | 28.68 | 29.87 |
| -9 | 9 | 5 | 9.58 | 9.79 |
| -7 | 9 | 5 | 17.55 | 17.19 |
| -5 | 9 | 5 | 6.32 | 5.98 |
| -3 | 9 | 5 | 45.32 | 46.56 |
| -1 | 9 | 5 | 17.46 | 18.83 |
| 1 | 9 | 5 | 6.65 | 6.81 |
| 3 | 9 | 5 | 27.62 | 26.99 |
| 5 | 9 | 5 | 8.84 | 9.16 |
| -8 | 10 | 5 | 23.52 | 22.91 |
| -6 | 10 | 5 | 8.11 | 8.69 |
| -4 | 10 | 5 | 3.59 | 3.77 |
| -2 | 10 | 5 | 16.43 | 15.68 |
| 0 | 10 | 5 | 4.64 | 3.96 |
| 2 | 10 | 5 | 11.01 | 11.15 |
| -5 | 11 | 5 | 19.48 | 19.90 |
| -3 | 11 | 5 | 7.23 | 7.08 |
| -1 | 11 | 5 | 1.70 | 1.76 |
| 1 | 11 | 5 | 24.70 | 22.73 |
| -12 | 0 | 6 | 14.74 | 14.82 |
| -10 | 0 | 6 | 71.64 | 71.45 |
| -8 | 0 | 6 | 27.49 | 27.35 |
| -6 | 0 | 6 | 44.84 | 45.23 |
| -4 | 0 | 6 | 68.51 | 73.38 |
| -2 | 0 | 6 | 26.94 | 26.50 |
| 0 | 0 | 6 | 41.52 | 41.78 |
| 2 | 0 | 6 | 11.80 | 11.97 |
| 4 | 0 | 6 | 82.38 | 80.83 |
| 6 | 0 | 6 | 6.62 | 6.62 |
| -13 | 1 | 6 | 26.44 | 25.91 |
| -11 | 1 | 6 | 0.45 | 0.57 |
| -9 | 1 | 6 | 10.38 | 10.52 |
| -7 | 1 | 6 | 30.08 | 30.27 |
| -5 | 1 | 6 | 27.53 | 27.60 |
| -3 | 1 | 6 | 39.61 | 39.85 |
| -1 | 1 | 6 | 10.80 | 10.32 |
| 1 | 1 | 6 | 10.35 | 9.81 |
| 3 | 1 | 6 | 7.82 | 8.16 |
| 5 | 1 | 6 | 1.83 | 2.19 |
| 7 | 1 | 6 | 25.28 | 25.21 |
| -12 | 2 | 6 | 18.49 | 18.77 |
| -10 | 2 | 6 | 9.51 | 9.61 |
| -8 | 2 | 6 | 22.90 | 22.23 |
| -6 | 2 | 6 | 10.45 | 10.50 |
| -4 | 2 | 6 | 9.71 | 9.75 |
| -2 | 2 | 6 | 14.83 | 14.56 |
| 0 | 2 | 6 | 7.72 | 7.60 |
| 2 | 2 | 6 | 31.47 | 30.52 |
| 4 | 2 | 6 | 2.76 | 2.61 |
| 6 | 2 | 6 | 20.28 | 20.67 |
| -13 | 3 | 6 | 11.70 | 11.19 |
| -11 | 3 | 6 | 0.57 | 0.53 |
| -9 | 3 | 6 | 10.50 | 10.50 |
| -7 | 3 | 6 | 18.91 | 18.40 |
| -5 | 3 | 6 | 15.46 | 15.48 |
| -3 | 3 | 6 | 0.63 | 0.62 |
| -1 | 3 | 6 | 31.24 | 30.65 |
| 1 | 3 | 6 | 16.56 | 16.85 |
| 3 | 3 | 6 | 7.29 | 7.11 |
| 5 | 3 | 6 | 21.71 | 21.48 |
| 7 | 3 | 6 | 16.80 | 16.90 |
| -12 | 4 | 6 | 15.87 | 15.66 |
| -10 | 4 | 6 | 13.25 | 13.17 |
| -8 | 4 | 6 | 2.51 | 2.38 |
| -6 | 4 | 6 | 19.78 | 18.80 |
| -4 | 4 | 6 | 11.23 | 11.40 |
| -2 | 4 | 6 | 2.47 | 2.63 |
| 0 | 4 | 6 | 36.19 | 35.98 |
| 2 | 4 | 6 | 33.83 | 33.65 |
| 4 | 4 | 6 | 13.74 | 13.69 |
| 6 | 4 | 6 | 5.76 | 5.78 |
| -11 | 5 | 6 | 29.19 | 29.29 |
| -9 | 5 | 6 | 11.06 | 11.41 |
| -7 | 5 | 6 | 35.79 | 36.71 |
| -5 | 5 | 6 | 9.02 | 8.77 |
| -3 | 5 | 6 | 82.23 | 83.27 |
| -1 | 5 | 6 | 1.90 | 1.86 |
| 1 | 5 | 6 | 36.37 | 37.62 |
| 3 | 5 | 6 | 41.51 | 40.71 |
| 5 | 5 | 6 | 25.65 | 24.38 |
| -10 | 6 | 6 | 25.98 | 26.18 |
| -8 | 6 | 6 | 31.45 | 32.73 |
| -6 | 6 | 6 | 19.67 | 19.41 |
| -4 | 6 | 6 | 12.68 | 13.13 |
| -2 | 6 | 6 | 5.74 | 5.48 |
| 0 | 6 | 6 | 18.69 | 17.84 |
| 2 | 6 | 6 | 28.03 | 29.27 |
| 4 | 6 | 6 | 28.04 | 28.59 |
| -9 | 7 | 6 | 10.37 | 10.32 |
| -7 | 7 | 6 | 8.78 | 8.90 |
| -5 | 7 | 6 | 22.13 | 22.18 |
| -3 | 7 | 6 | 21.00 | 21.18 |
| -1 | 7 | 6 | 29.57 | 30.02 |
| 1 | 7 | 6 | 11.85 | 12.24 |
| 3 | 7 | 6 | 5.78 | 6.40 |
| -8 | 8 | 6 | 16.05 | 15.84 |
| -6 | 8 | 6 | 16.26 | 16.26 |
| -4 | 8 | 6 | 1.14 | 0.87 |
| -2 | 8 | 6 | 18.26 | 18.11 |
| 0 | 8 | 6 | 25.86 | 26.23 |
| 2 | 8 | 6 | 4.52 | 4.32 |
| -7 | 9 | 6 | 12.45 | 12.91 |
| -5 | 9 | 6 | 9.96 | 9.85 |
| -3 | 9 | 6 | 12.61 | 12.28 |
| -1 | 9 | 6 | 4.16 | 3.94 |
| 1 | 9 | 6 | 8.18 | 7.48 |
| -4 | 10 | 6 | 22.34 | 21.75 |
| -2 | 10 | 6 | 22.27 | 22.11 |
| -11 | 1 | 7 | 1.52 | 1.75 |
| -9 | 1 | 7 | 6.04 | 5.94 |
| -7 | 1 | 7 | 24.27 | 24.73 |
| -5 | 1 | 7 | 12.13 | 12.13 |
| -3 | 1 | 7 | 28.12 | 27.28 |
| -1 | 1 | 7 | 7.71 | 7.85 |
| 1 | 1 | 7 | 22.96 | 23.21 |
| 3 | 1 | 7 | 4.81 | 4.69 |
| 5 | 1 | 7 | 10.94 | 10.87 |
| -10 | 2 | 7 | 10.80 | 11.09 |
| -8 | 2 | 7 | 53.13 | 49.65 |
| -6 | 2 | 7 | 9.27 | 9.27 |
| -4 | 2 | 7 | 25.17 | 25.09 |
| -2 | 2 | 7 | 27.98 | 27.55 |
| 0 | 2 | 7 | 4.24 | 4.38 |
| 2 | 2 | 7 | 50.12 | 53.23 |
| 4 | 2 | 7 | 2.25 | 2.47 |
| -11 | 3 | 7 | 5.83 | 5.48 |
| -9 | 3 | 7 | 20.35 | 20.30 |
| -7 | 3 | 7 | 20.79 | 20.59 |
| -5 | 3 | 7 | 50.66 | 51.22 |
| -3 | 3 | 7 | 27.22 | 26.73 |
| -1 | 3 | 7 | 51.94 | 49.80 |
| 1 | 3 | 7 | 22.24 | 22.45 |
| 3 | 3 | 7 | 20.43 | 21.12 |
| -10 | 4 | 7 | 27.67 | 27.46 |
| -8 | 4 | 7 | 16.51 | 16.73 |
| -6 | 4 | 7 | 19.74 | 19.35 |
| -4 | 4 | 7 | 8.68 | 8.04 |
| -2 | 4 | 7 | 8.43 | 8.68 |
| 0 | 4 | 7 | 29.71 | 29.15 |
| 2 | 4 | 7 | 9.12 | 9.15 |
| -9 | 5 | 7 | 3.52 | 3.79 |
| -7 | 5 | 7 | 5.30 | 5.39 |
| -5 | 5 | 7 | 16.64 | 16.42 |
| -3 | 5 | 7 | 5.26 | 5.28 |
| -1 | 5 | 7 | 0.14 | 0.30 |
| 1 | 5 | 7 | 1.07 | 0.96 |
| 3 | 5 | 7 | 7.62 | 7.77 |
| -8 | 6 | 7 | 5.30 | 5.09 |
| -6 | 6 | 7 | 6.83 | 6.59 |
| -4 | 6 | 7 | 11.44 | 11.31 |
| -2 | 6 | 7 | 15.38 | 15.38 |
| 0 | 6 | 7 | 14.47 | 14.66 |
| 2 | 6 | 7 | 4.49 | 3.60 |
| -7 | 7 | 7 | 0.87 | 1.35 |
| -5 | 7 | 7 | 35.87 | 36.07 |
| -3 | 7 | 7 | 6.84 | 7.19 |
| -1 | 7 | 7 | 29.38 | 29.05 |
| -4 | 8 | 7 | 16.68 | 16.88 |
| -2 | 8 | 7 | 12.16 | 12.51 |
| -8 | 0 | 8 | 1.21 | 1.10 |
| -6 | 0 | 8 | 31.39 | 31.26 |
| -4 | 0 | 8 | 15.89 | 15.30 |
| -2 | 0 | 8 | 36.37 | 36.98 |
| 0 | 0 | 8 | 45.35 | 46.55 |
| -7 | 1 | 8 | 2.93 | 2.67 |
| -5 | 1 | 8 | 16.98 | 16.79 |
| -3 | 1 | 8 | 31.61 | 32.39 |
| -1 | 1 | 8 | 19.20 | 19.11 |
| -8 | 2 | 8 | 7.06 | 6.82 |
| -6 | 2 | 8 | 4.05 | 4.39 |
| -4 | 2 | 8 | 27.61 | 28.28 |
| -2 | 2 | 8 | 10.98 | 11.06 |
| 0 | 2 | 8 | 8.24 | 8.47 |
| -7 | 3 | 8 | 0.55 | 0.73 |
| -5 | 3 | 8 | 19.30 | 19.38 |
| -3 | 3 | 8 | 11.70 | 11.96 |
| -1 | 3 | 8 | 8.61 | 8.39 |
| -6 | 4 | 8 | 12.54 | 12.81 |
| -4 | 4 | 8 | 1.22 | 1.24 |
| -2 | 4 | 8 | 2.96 | 3.09 |