AM-04-051

FOIT AND HUGHES, 2003, TABLE 5C: SAMPLE C2

# h,k,l, Fc-squared, Fo-squared, sigma(Fo-squared) and status flag

#

data_nf1hg

_shelx_title ' NF1HG in I-43m'

_shelx_refln_list_code          4

_shelx_F_calc_maximum      829.76

_exptl_crystal_F_000       793.00

_reflns_d_resolution_high  0.7127

loop_

_symmetry_equiv_pos_as_xyz

'x, y, z'

'-x, -y, z'

'-x, y, -z'

'x, -y, -z'

'z, x, y'

'z, -x, -y'

'-z, -x, y'

'-z, x, -y'

'y, z, x'

'-y, z, -x'

'y, -z, -x'

'-y, -z, x'

'y, x, z'

'-y, -x, z'

'y, -x, -z'

'-y, x, -z'

'x, z, y'

'-x, z, -y'

'-x, -z, y'

'x, -z, -y'

'z, y, x'

'z, -y, -x'

'-z, y, -x'

'-z, -y, x'

'x+1/2, y+1/2, z+1/2'

'-x+1/2, -y+1/2, z+1/2'

'-x+1/2, y+1/2, -z+1/2'

'x+1/2, -y+1/2, -z+1/2'

'z+1/2, x+1/2, y+1/2'

'z+1/2, -x+1/2, -y+1/2'

'-z+1/2, -x+1/2, y+1/2'

'-z+1/2, x+1/2, -y+1/2'

'y+1/2, z+1/2, x+1/2'

'-y+1/2, z+1/2, -x+1/2'

'y+1/2, -z+1/2, -x+1/2'

'-y+1/2, -z+1/2, x+1/2'

'y+1/2, x+1/2, z+1/2'

'-y+1/2, -x+1/2, z+1/2'

'y+1/2, -x+1/2, -z+1/2'

'-y+1/2, x+1/2, -z+1/2'

'x+1/2, z+1/2, y+1/2'

'-x+1/2, z+1/2, -y+1/2'

'-x+1/2, -z+1/2, y+1/2'

'x+1/2, -z+1/2, -y+1/2'

'z+1/2, y+1/2, x+1/2'

'z+1/2, -y+1/2, -x+1/2'

'-z+1/2, y+1/2, -x+1/2'

'-z+1/2, -y+1/2, x+1/2'

_cell_length_a    10.3777

_cell_length_b    10.3777

_cell_length_c    10.3777

_cell_angle_alpha  90.000

_cell_angle_beta   90.000

_cell_angle_gamma  90.000

_shelx_F_squared_multiplier     1.000

loop_

_refln_index_h

_refln_index_k

_refln_index_l

_refln_F_squared_calc

_refln_F_squared_meas

_refln_F_squared_sigma

_refln_observed_status

0   1   1      142.62      368.94     24.20 o

0   0   2     3477.16     3479.00     74.36 o

-1   1   2     5381.64     6817.47    187.26 o

1   1   2     5924.43     7472.63    520.72 o

0   2   2    13838.34    14439.62    191.79 o

0   1   3       71.68      482.75     25.83 o

-1   2   3     8466.48     8674.14    150.57 o

1   2   3     9096.96     9416.36    145.69 o

-2   3   3     6358.86     6121.45     98.36 o

0   3   3    21738.43    24061.91    609.08 o

2   3   3     6058.27     5950.66    116.34 o

0   0   4   338391.19   338560.41   5241.05 o

-1   1   4    19724.95    20015.79    247.80 o

1   1   4    17586.85    17807.95    250.91 o

-2   2   4     5474.10     5668.27     95.74 o

0   2   4     3581.90     3714.96     67.04 o

2   2   4     5500.92     5653.77    106.35 o

-3   3   4    22823.21    22743.56    288.12 o

-1   3   4    16396.82    16034.66    230.80 o

1   3   4    16444.76    16078.47    221.05 o

3   3   4    19366.24    19626.38    314.09 o

-4   4   4   125745.57   121683.48   2493.62 o

-2   4   4     4085.52     3778.32     81.60 o

0   4   4   688509.38   688333.37   7538.19 o

2   4   4     4129.66     3940.90    114.43 o

0   1   5     7459.34     7597.10     86.92 o

-1   2   5    31843.48    32154.00    380.43 o

1   2   5    29900.59    29405.44    442.02 o

-2   3   5     8978.83     8850.17    106.94 o

0   3   5     2597.75     2810.80     50.78 o

2   3   5     8376.52     8465.48    111.80 o

-3   4   5     4864.75     4776.12    120.77 o

-1   4   5     2578.14     2527.89     62.49 o

1   4   5     2131.96     2107.69     52.02 o

3   4   5     6128.80     5927.67    155.00 o

-4   5   5     9399.92     9328.33    162.73 o

-2   5   5     6273.70     6786.81    136.56 o

0   5   5    17061.49    16838.30    245.99 o

2   5   5     6851.03     7261.70    167.16 o

4   5   5     9147.58     9343.87    192.66 o

0   0   6       12.86      144.12     28.83 o

-1   1   6    51537.25    52338.48    652.85 o

1   1   6    50143.95    51703.02    693.70 o

-2   2   6   282513.75   283691.53   3176.13 o

0   2   6    12021.04    11892.50    131.47 o

2   2   6   262640.16   262947.75   3335.20 o

-3   3   6    11262.46    11031.41    180.08 o

-1   3   6     5448.00     5011.62     80.62 o

1   3   6     6354.07     6208.30    101.88 o

3   3   6    11113.13    11128.75    191.21 o

-4   4   6      260.77      254.19     42.47 o

-2   4   6     3637.38     3442.19     73.14 o

0   4   6       52.81      213.72     21.23 o

2   4   6     3665.95     3749.86     88.67 o

4   4   6      172.10      481.38     99.05 o

-5   5   6    28910.97    29115.16    399.55 o

-3   5   6    27968.84    27506.62    350.10 o

-1   5   6    11528.28    11388.47    145.05 o

1   5   6    10797.91    10660.54    136.79 o

3   5   6    29097.81    29058.13    444.26 o

5   5   6    27616.31    28651.37    465.25 o

-6   6   6    52733.47    51897.71   1367.72 o

-4   6   6     5576.91     4721.70    142.76 o

-2   6   6   125271.45   125797.39   1798.96 o

0   6   6     4762.23     4614.62    167.65 o

2   6   6   137793.41   137868.66   2229.97 o

4   6   6     5577.37     5540.61    225.57 o

6   6   6    46953.41    49149.29   2021.85 o

0   1   7    17576.03    17798.90    212.43 o

-1   2   7      131.46      242.94     28.46 o

1   2   7      219.85      405.08     40.83 o

-2   3   7     2137.46     2310.24     53.91 o

0   3   7      628.90      896.01     31.38 o

2   3   7     1994.96     2080.96     53.31 o

-3   4   7    12025.15    11648.53    156.97 o

-1   4   7     8709.83     8259.83    203.14 o

1   4   7    10739.79    10431.77    212.38 o

3   4   7    12000.74    12182.47    219.28 o

-4   5   7    11265.26    11163.71    157.26 o

-2   5   7     9150.73     8808.83    147.68 o

0   5   7     2732.63     2717.59     60.56 o

2   5   7     9763.77     9563.88    157.99 o

4   5   7    11095.62    10961.23    190.63 o

-5   6   7     3431.00     3701.17     91.87 o

-3   6   7     5987.74     6079.70    116.85 o

-1   6   7     7285.05     7103.20    144.67 o

1   6   7     7570.14     7537.40    160.95 o

3   6   7     5457.07     5631.51    121.17 o

5   6   7     3448.47     3665.56    103.98 o

-6   7   7     1369.24     1600.73     87.30 o

-4   7   7     4060.01     4154.41    176.97 o

-2   7   7     7856.79     7878.79    199.50 o

0   7   7     2020.89     2015.09     89.69 o

2   7   7     8042.68     8057.48    273.06 o

4   7   7     2871.50     2969.58    161.32 o

6   7   7     1251.78     1353.84     94.25 o

0   0   8   277569.06   278301.41   4719.12 o

-1   1   8    10910.21    10596.42    190.83 o

1   1   8    10718.07    10418.96    197.92 o

-2   2   8       51.98      240.73     53.83 o

0   2   8     3237.53     3122.76     63.06 o

2   2   8        4.16      188.71     31.90 o

-3   3   8    19067.62    18423.98    318.69 o

-1   3   8    25441.51    24572.89    268.76 o

1   3   8    28862.15    28384.71    305.91 o

3   3   8    19151.86    18480.38    329.25 o

-4   4   8   141817.16   140334.63   1928.77 o

-2   4   8     2703.28     2412.89     82.14 o

0   4   8    47408.35    47226.15    524.70 o

2   4   8     2750.63     2577.39    101.92 o

-5   5   8     3200.10     3225.50    108.96 o

-3   5   8     6851.10     6702.96    117.63 o

-1   5   8    14253.35    13721.03    187.44 o

1   5   8    12732.49    12332.55    174.37 o

3   5   8     6785.76     6675.73    142.85 o

5   5   8     2604.65     2543.11    115.73 o

-6   6   8      133.17      403.80     54.75 o

-4   6   8      235.97      251.15     29.39 o

-2   6   8      224.32      404.02     34.50 o

0   6   8      106.36      255.75     28.16 o

2   6   8      177.27      317.89     34.40 o

4   6   8      254.74      277.85     33.11 o

6   6   8       43.08      304.51     71.49 o

-7   7   8     3193.08     3447.36    158.50 o

-5   7   8     6379.42     6086.75    164.39 o

-3   7   8    14911.19    15124.25    218.55 o

-1   7   8    10493.85    10122.36    212.22 o

1   7   8    10280.14    10081.76    198.18 o

3   7   8    12544.83    12383.30    202.95 o

5   7   8     7846.25     7138.29    181.74 o

7   7   8     3124.85     3412.84    183.55 o

-8   8   8    24416.99    25101.30   1517.21 o

-6   8   8     1140.27     1384.00     99.91 o

-4   8   8    12768.74    12665.29    366.10 o

-2   8   8     1487.39     1436.96    112.32 o

0   8   8    74134.25    75117.19   1348.02 o

2   8   8     1403.78     1555.24    143.21 o

4   8   8    14586.03    14372.19    466.25 o

6   8   8     1038.44     1311.52     94.43 o

8   8   8    24101.96    22862.87   1031.07 o

0   1   9     2253.76     2385.76     82.65 o

-1   2   9     5492.23     5520.97     96.44 o

1   2   9     6072.81     5872.26    113.89 o

-2   3   9    14541.81    14145.30    215.81 o

0   3   9      494.28      670.51     39.85 o

2   3   9    15592.71    15410.22    233.28 o

-3   4   9     1988.90     2212.42     69.57 o

-1   4   9     2100.52     2234.78     73.51 o

1   4   9     1824.72     2042.66     80.12 o

3   4   9     1958.83     2241.22     73.06 o

-4   5   9     7814.58     8076.26    153.62 o

-2   5   9     4775.36     4743.62    117.98 o

0   5   9     1867.48     1998.28     66.68 o

2   5   9     4089.29     4104.65    104.49 o

4   5   9     7234.76     7394.01    204.89 o

-5   6   9     1342.90     1554.21     67.08 o

-3   6   9     4272.82     4307.42    102.38 o

-1   6   9    16173.53    15987.05    249.57 o

1   6   9    15332.78    15065.73    306.34 o

3   6   9     4217.24     4148.96    107.31 o

5   6   9     1096.14     1351.81     68.82 o

-6   7   9     9712.88     9957.61    234.93 o

-4   7   9     2537.80     2645.92     90.66 o

-2   7   9     8189.99     8106.68    153.98 o

0   7   9     7611.90     7458.26    153.33 o

2   7   9     7659.66     7392.57    154.05 o

4   7   9     2982.58     3069.58    103.96 o

6   7   9    10319.91    10080.67    236.05 o

-7   8   9     4415.32     4549.53    137.00 o

-5   8   9     4013.36     3938.10    115.78 o

-3   8   9     2762.29     2952.15     99.08 o

-1   8   9      643.94      838.46     57.14 o

1   8   9      442.17      557.30     53.12 o

3   8   9     3534.32     3463.59    104.66 o

5   8   9     3819.17     3631.69    119.82 o

7   8   9     4281.08     4237.21    130.53 o

-6   9   9     1762.25     2041.23    130.86 o

-4   9   9     1707.64     1772.38    115.04 o

-2   9   9      134.44      247.85     55.93 o

0   9   9    11097.70    10594.85    321.90 o

2   9   9      163.80      291.29     60.95 o

4   9   9     1761.84     1732.89    122.16 o

6   9   9     1511.23     1665.70    119.95 o

0   0  10     2292.15     2321.77    135.78 o

-1   1  10    11694.70    11185.59    240.64 o

1   1  10    10262.10     9793.59    241.72 o

-2   2  10    50284.46    49020.48    767.71 o

0   2  10     3601.54     3565.15     90.80 o

2   2  10    57231.32    56764.84    909.57 o

-3   3  10     6989.86     7161.18    195.45 o

-1   3  10    25585.67    25637.60    319.74 o

1   3  10    26126.14    26020.27    326.05 o

3   3  10     5882.46     5919.27    178.96 o

-4   4  10     1059.88     1250.85     78.25 o

-2   4  10     2769.57     2718.96     80.57 o

0   4  10     1174.57     1197.43     57.08 o

2   4  10     2752.64     2496.12     84.31 o

4   4  10     1083.69     1219.82     87.02 o

-5   5  10     5672.14     5791.60    201.27 o

-3   5  10     4674.40     4486.22    109.78 o

-1   5  10    28311.38    28045.32    374.13 o

1   5  10    27641.18    27713.17    405.64 o

3   5  10     5389.69     5243.04    130.05 o

5   5  10     4809.77     4717.77    200.26 o

-6   6  10    21494.19    21100.89    456.51 o

-4   6  10      484.36      675.25     54.02 o

-2   6  10    27373.03    28331.52    407.93 o

0   6  10     4798.04     4418.72    171.70 o

2   6  10    23537.31    23134.68    420.17 o

4   6  10      454.43      550.36     69.08 o

6   6  10    24964.94    24769.24    678.89 o

-7   7  10     3914.00     3892.88    180.38 o

-5   7  10     9977.86    10095.13    192.32 o

-3   7  10     5437.86     5510.57    129.65 o

-1   7  10     2233.55     2447.01     86.79 o

1   7  10     2787.73     2939.51    100.20 o

3   7  10     5464.90     5364.17    139.24 o

5   7  10    10455.26    10313.79    225.85 o

7   7  10     3494.83     3480.47    202.10 o

-6   8  10      890.18     1035.49     72.86 o

-4   8  10      943.34     1015.83     63.08 o

-2   8  10       35.27      174.59     34.30 o

0   8  10      623.84      848.78     63.14 o

2   8  10        2.14      136.98     36.02 o

4   8  10      714.84      776.24     64.20 o

6   8  10      697.14      837.73     67.14 o

-5   9  10     6199.82     7025.06    196.55 o

-3   9  10     9812.86     9707.89    243.36 o

-1   9  10     2670.82     2590.38    105.41 o

1   9  10     2210.58     2071.15     95.33 o

3   9  10    10135.64     9971.46    253.65 o

5   9  10     5889.01     6157.66    206.06 o

-2  10  10    10135.11    10246.00    407.14 o

0  10  10       80.01      131.98     60.14 o

2  10  10    12148.66    12150.58    457.29 o

0   1  11     1074.09     1177.78     55.57 o

-1   2  11     1318.30     1557.70     69.38 o

1   2  11     1297.39     1584.78     63.61 o

-2   3  11     1779.39     2049.49     85.57 o

0   3  11     1929.95     1921.44     72.81 o

2   3  11     1692.51     2021.78     77.61 o

-3   4  11     1824.72     2168.80    111.08 o

-1   4  11     5696.29     5825.87    157.94 o

1   4  11     5563.61     5705.20    133.86 o

3   4  11     1144.80     1595.89     84.93 o

-4   5  11     2494.19     2503.64    107.37 o

-2   5  11     4378.34     4336.99    121.58 o

0   5  11     8880.03     8779.85    189.45 o

2   5  11     4251.21     4397.99    131.17 o

4   5  11     3058.00     3038.67    136.67 o

-5   6  11     5307.51     5278.58    141.06 o

-3   6  11      225.94      394.31     47.80 o

-1   6  11      757.13      942.29     64.55 o

1   6  11      952.60     1246.62     71.12 o

3   6  11      232.10      298.27     42.64 o

5   6  11     5655.83     5670.62    171.09 o

-6   7  11     4115.86     3916.27    131.89 o

-4   7  11      104.20      180.26     37.73 o

-2   7  11     1991.56     2373.16    104.81 o

0   7  11     1296.53     1457.56     77.54 o

2   7  11     1695.99     2049.53     96.44 o

4   7  11       54.68      139.74     38.56 o

6   7  11     3996.63     3962.54    152.79 o

-5   8  11     3688.50     3697.38    152.66 o

-3   8  11     1505.59     1729.43     83.25 o

-1   8  11     3349.91     3412.07    132.82 o

1   8  11     4264.67     4198.03    135.68 o

3   8  11     1520.94     1658.79    103.76 o

5   8  11     3485.72     3576.04    142.72 o

-2   9  11     6261.38     6159.36    168.70 o

0   9  11     2706.64     2508.66    111.40 o

2   9  11     6649.89     6461.84    189.14 o

0   0  12     7228.71     7089.47    298.81 o

-1   1  12    19559.95    19357.68    409.58 o

1   1  12    17190.17    17001.59    362.36 o

-2   2  12     1018.04     1018.45     93.07 o

0   2  12      618.76      680.83     51.90 o

2   2  12     1101.82     1167.67     88.04 o

-3   3  12    17739.46    17350.53    439.34 o

-1   3  12     8553.52     8195.78    177.46 o

1   3  12     8380.88     8279.71    173.40 o

3   3  12    15410.47    15154.96    357.38 o

-4   4  12     4997.11     5126.07    247.98 o

-2   4  12      597.72      582.97     57.94 o

0   4  12    34130.95    33281.34    504.51 o

2   4  12      557.01      509.37     52.27 o

4   4  12     5772.92     5583.85    227.39 o

-5   5  12     7334.85     7235.53    266.45 o

-3   5  12     8764.74     8675.73    206.43 o

-1   5  12     3494.13     3683.52    123.17 o

1   5  12     3440.67     3417.33    119.90 o

3   5  12    10307.60    10275.23    231.81 o

5   5  12     6551.46     6324.27    281.80 o

-4   6  12      485.30      690.44     66.16 o

-2   6  12      927.42      992.68     70.25 o

0   6  12       27.18      113.02     36.04 o

2   6  12      802.90      870.00     71.95 o

4   6  12      418.02      588.52     67.67 o

-3   7  12     3773.28     3754.81    127.12 o

-1   7  12     8386.80     8200.27    198.53 o

1   7  12     9849.92     9674.28    221.27 o

3   7  12     3812.76     3924.98    172.58 o

-2   8  12      730.16      718.34     68.12 o

0   8  12     3418.88     3503.03    141.67 o

2   8  12      747.79      801.48     78.34 o

0   1  13      319.59      419.70     46.18 o

-1   2  13     2397.16     2561.67    104.40 o

1   2  13     2078.10     2214.44     94.66 o

-2   3  13     3435.92     3438.17    122.66 o

0   3  13     1422.12     1780.90     87.81 o

2   3  13     3103.65     3086.51    109.29 o

-3   4  13     1355.45     1568.39     94.52 o

-1   4  13      160.81      310.66     48.54 o

1   4  13       92.13      251.49     46.54 o

3   4  13     1514.24     1695.62     90.17 o

-4   5  13      404.72      433.81     61.34 o

-2   5  13       49.01      179.74     45.72 o

0   5  13     3660.83     4171.47    163.55 o

2   5  13      107.18      227.62     45.69 o

4   5  13      391.40      434.79     65.00 o

-1   6  13      399.06      427.86     57.55 o

1   6  13      400.08      440.63     60.79 o

0   0  14     2248.42     2075.10    184.84 o

-1   1  14    16396.79    16142.10    432.61 o

1   1  14    16121.80    15651.62    423.35 o

-2   2  14     6178.56     6209.92    257.85 o

0   2  14      819.14      741.60     68.39 o

2   2  14     4865.90     4833.02    222.31 o

-1   3  14     3305.13     3464.05    139.53 o

1   3  14     4056.32     4033.04    149.94 o

0   4  14     2800.94     2753.50    122.75 o