Appendix 4. Single crystal X-ray diffraction data for makarochkinite

Appendix 4: Table 1a. Atomic coordinates and equivalent displacement parameters (Å2) for makarochkinite #400shch-6

| Site | x | y | z | Ueq |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5000 | 0.00963(15) |
| M2 | 0.0000 | 0.5000 | 0.0000 | 0.00993(15) |
| M3 | 0.32185(6) | 0.85956(6) | 0.17419(5) | 0.00987(11) |
| M4 | 0.76906(7) | 0.82165(6) | 0.14405(6) | 0.01011(11) |
| M5 | 0.09463(7) | 0.94086(6) | 0.06167(6) | 0.01050(11) |
| M6 | 0.59478(6) | 0.94047(6) | 0.06207(5) | 0.01006(11) |
| M7 | 0.99574(7) | 0.73849(7) | 0.26030(6) | 0.01012(11) |
| M8 | 0.21711(10) | 0.63177(9) | 0.39355(8) | 0.01407(16) |
| M9 | 0.65223(10) | 0.60171(9) | 0.37792(8) | 0.01519(17) |
| T1 | 0.46973(18) | 0.23651(17) | 0.33263(16) | 0.0079(3) |
| T2 | 0.98320(12) | 0.23624(11) | 0.34353(10) | 0.00745(18) |
| T3 | 0.78616(11) | 0.34290(11) | 0.24127(10) | 0.00713(18) |
| T4 | 0.27293(19) | 0.33670(18) | 0.22690(16) | 0.0084(3) |
| T5 | 0.64411(11) | 0.94272(11) | 0.44502(10) | 0.00663(18) |
| T6 | 0.35661(12) | 0.55818(11) | 0.05087(10) | 0.00691(18) |
| O1 | 0.3489(3) | 0.0651(3) | 0.1645(3) | 0.0111(5) |
| O2 | 0.8572(3) | 0.0657(3) | 0.1731(3) | 0.0113(5) |
| O3 | 0.5551(3) | 0.9552(3) | 0.2946(3) | 0.0114(5) |
| O4 | 0.0177(3) | 0.9343(3) | 0.2666(3) | 0.0157(5) |
| O5 | 0.2420(3) | 0.8752(3) | 0.3942(3) | 0.0101(5) |
| O6 | 0.7500(3) | 0.8782(3) | 0.3901(3) | 0.0111(5) |
| O7 | 0.4943(3) | 0.1961(3) | 0.4954(3) | 0.0092(5) |
| O8 | 0.9549(3) | 0.7803(3) | 0.4885(3) | 0.0114(5) |
| O9 | 0.8909(3) | 0.3199(3) | 0.3794(3) | 0.0113(5) |
| O10 | 0.3965(3) | 0.3384(3) | 0.3605(2) | 0.0088(5) |
| O11 | 0.6583(3) | 0.1697(3) | 0.0667(3) | 0.0116(5) |
| O12 | 0.1485(3) | 0.1643(3) | 0.0622(3) | 0.0131(5) |
| O13 | 0.5274(3) | 0.7101(3) | 0.0391(3) | 0.0113(5) |
| O14 | 0.0673(3) | 0.7349(3) | 0.0647(3) | 0.0147(5) |
| O15 | 0.2459(3) | 0.6133(3) | 0.1161(3) | 0.0102(5) |
| O16 | 0.7473(3) | 0.6020(3) | 0.1320(3) | 0.0105(5) |
| O17 | 0.3986(3) | 0.4975(3) | 0.1867(3) | 0.0095(5) |
| O18 | 0.9424(3) | 0.5142(3) | 0.2259(3) | 0.0127(5) |
| O19 | 0.1601(3) | 0.3710(3) | 0.3186(3) | 0.0114(5) |
| O20 | 0.6663(3) | 0.3688(3) | 0.3374(3) | 0.0103(5) |

Appendix 4: Table 1b. Atomic coordinates and equivalent displacement parameters (Å2) for makarochkinite #3319

| Site | x | y | z | Ueq |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5000 | 0.00964(11) |
| M2 | 0.0000 | 0.5000 | 0.0000 | 0.00992(11) |
| M3 | 0.32172(5) | 0.85979(5) | 0.17426(5) | 0.01006(8) |
| M4 | 0.76926(5) | 0.82159(5) | 0.14378(5) | 0.01004(8) |
| M5 | 0.09434(5) | 0.94053(5) | 0.06216(5) | 0.01021(8) |
| M6 | 0.59459(5) | 0.94022(5) | 0.06189(5) | 0.01007(8) |
| M7 | 0.99563(5) | 0.73815(5) | 0.26092(5) | 0.00995(8) |
| M8 | 0.21745(8) | 0.63164(8) | 0.39374(8) | 0.01473(12) |
| M9 | 0.65186(7) | 0.60110(7) | 0.37816(8) | 0.01587(12) |
| T1 | 0.46915(14) | 0.23656(14) | 0.33224(15) | 0.0077(2) |
| T2 | 0.98342(9) | 0.23624(9) | 0.34327(9) | 0.00798(13) |
| T3 | 0.78594(9) | 0.34268(9) | 0.24096(9) | 0.00763(13) |
| T4 | 0.27314(14) | 0.33656(15) | 0.22716(15) | 0.0072(2) |
| T5 | 0.64385(9) | 0.94276(9) | 0.44551(9) | 0.00712(13) |
| T6 | 0.35649(8) | 0.55775(9) | 0.05069(9) | 0.00738(13) |
| O1 | 0.3496(2) | 0.0660(2) | 0.1648(2) | 0.0115(4) |
| O2 | 0.8568(2) | 0.0657(3) | 0.1730(2) | 0.0117(4) |
| O3 | 0.5541(2) | 0.9545(3) | 0.2938(2) | 0.0114(4) |
| O4 | 0.0177(3) | 0.9346(3) | 0.2673(3) | 0.0157(4) |
| O5 | 0.2429(2) | 0.8751(2) | 0.3934(2) | 0.0106(4) |
| O6 | 0.7501(2) | 0.8781(2) | 0.3897(2) | 0.0110(4) |
| O7 | 0.4940(2) | 0.1965(2) | 0.4950(2) | 0.0110(4) |
| O8 | 0.9549(2) | 0.7807(3) | 0.4889(3) | 0.0111(4) |
| O9 | 0.8901(2) | 0.3190(2) | 0.3794(2) | 0.0115(4) |
| O10 | 0.3964(2) | 0.3381(2) | 0.3608(2) | 0.0099(3) |
| O11 | 0.6582(2) | 0.1696(2) | 0.0663(3) | 0.0113(4) |
| O12 | 0.1488(2) | 0.1650(2) | 0.0630(2) | 0.0116(4) |
| O13 | 0.5271(2) | 0.7102(2) | 0.0398(3) | 0.0112(4) |
| O14 | 0.0673(2) | 0.7342(3) | 0.0643(3) | 0.0145(4) |
| O15 | 0.2461(2) | 0.6127(2) | 0.1163(2) | 0.0101(4) |
| O16 | 0.7463(2) | 0.6020(2) | 0.1328(2) | 0.0110(4) |
| O17 | 0.3986(2) | 0.4970(2) | 0.1866(2) | 0.0102(4) |
| O18 | 0.9424(2) | 0.5136(3) | 0.2242(3) | 0.0139(4) |
| O19 | 0.1602(2) | 0.3715(2) | 0.3187(3) | 0.0116(4) |
| O20 | 0.6661(2) | 0.3697(2) | 0.3371(2) | 0.0102(4) |

Appendix 4: Table 1c. Atomic coordinates and equivalent displacement parameters (Å2) for høgtuvaite N86

| Site | x | y | z | Ueq |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5000 | 0.0093(3) |
| M2 | 0.0000 | 0.5000 | 0.0000 | 0.0091(3) |
| M3 | 0.32158(11) | 0.86003(11) | 0.17413(10) | 0.0092(2) |
| M4 | 0.77030(12) | 0.82192(11) | 0.14404(11) | 0.0093(2) |
| M5 | 0.09624(14) | 0.94393(12) | 0.06329(11) | 0.00963(17) |
| M6 | 0.59480(13) | 0.94021(11) | 0.06198(11) | 0.00915(17) |
| M7 | 0.99496(12) | 0.73673(10) | 0.26250(10) | 0.00937(17) |
| M8 | 0.21814(17) | 0.63211(17) | 0.39465(16) | 0.0125(3) |
| M9 | 0.65129(16) | 0.60064(16) | 0.37812(15) | 0.0152(3) |
| T1 | 0.4691(4) | 0.2375(3) | 0.3324(3) | 0.0065(6) |
| T2 | 0.9826(2) | 0.2356(2) | 0.3424(2) | 0.0054(4) |
| T3 | 0.7860(2) | 0.3426(2) | 0.2417(2) | 0.0056(3) |
| T4 | 0.2728(4) | 0.3363(3) | 0.2265(3) | 0.0064(6) |
| T5 | 0.64348(19) | 0.94276(18) | 0.44604(17) | 0.0058(3) |
| T6 | 0.35714(19) | 0.55803(18) | 0.05037(17) | 0.0059(3) |
| O1 | 0.3507(5) | 0.0659(5) | 0.1652(5) | 0.0101(9) |
| O2 | 0.8556(5) | 0.0639(5) | 0.1731(5) | 0.0105(9) |
| O3 | 0.5543(5) | 0.9540(5) | 0.2947(5) | 0.0102(9) |
| O4 | 0.0159(6) | 0.9350(5) | 0.2697(5) | 0.0125(10) |
| O5 | 0.2428(6) | 0.8751(5) | 0.3929(5) | 0.0081(9) |
| O6 | 0.7508(5) | 0.8792(5) | 0.3898(5) | 0.0085(9) |
| O7 | 0.4940(5) | 0.1969(5) | 0.4955(5) | 0.0082(9) |
| O8 | 0.9539(5) | 0.7803(5) | 0.4896(5) | 0.0091(9) |
| O9 | 0.8894(5) | 0.3180(5) | 0.3798(5) | 0.0105(9) |
| O10 | 0.3956(5) | 0.3377(5) | 0.3609(5) | 0.0090(9) |
| O11 | 0.6567(5) | 0.1694(5) | 0.0659(5) | 0.0116(10) |
| O12 | 0.1489(5) | 0.1651(5) | 0.0607(5) | 0.0105(9) |
| O13 | 0.5283(5) | 0.7108(5) | 0.0407(5) | 0.0083(9) |
| O14 | 0.0673(5) | 0.7330(5) | 0.0632(5) | 0.0125(10) |
| O15 | 0.2442(6) | 0.6124(5) | 0.1137(5) | 0.0110(10) |
| O16 | 0.7443(5) | 0.6010(5) | 0.1322(5) | 0.0090(9) |
| O17 | 0.3984(5) | 0.4976(5) | 0.1872(5) | 0.0090(9) |
| O18 | 0.9423(5) | 0.5129(5) | 0.2229(5) | 0.0128(10) |
| O19 | 0.1578(5) | 0.3693(5) | 0.3167(5) | 0.0096(9) |
| O20 | 0.6661(5) | 0.3698(5) | 0.3365(5) | 0.0101(9) |

Appendix 4: Table 2a. Anisotropic displacement parameters for makarochkinite #400shch-6

| Site | U11 | U22 | U33 | U23 | U13 | U12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | 0.0082(4) | 0.0093(3) | 0.0112(3) | 0.0039(3) | 0.0017(3) | 0.0059(3) |
| M2 | 0.0068(3) | 0.0113(3) | 0.0094(3) | 0.0029(2) | 0.0026(2) | 0.0053(3) |
| M3 | 0.0074(2) | 0.0120(2) | 0.0099(2) | 0.00416(18) | 0.00283(17) | 0.0062(2) |
| M4 | 0.0080(2) | 0.0106(2) | 0.0122(2) | 0.00498(19) | 0.00316(18) | 0.0060(2) |
| M5 | 0.0082(3) | 0.0125(3) | 0.0105(2) | 0.00386(18) | 0.00323(18) | 0.0068(2) |
| M6 | 0.0084(2) | 0.0110(2) | 0.0113(2) | 0.00573(18) | 0.00309(17) | 0.0060(2) |
| M7 | 0.0079(2) | 0.0106(2) | 0.0106(2) | 0.00291(18) | 0.00235(18) | 0.0060(2) |
| M8 | 0.0133(4) | 0.0134(4) | 0.0120(3) | 0.0056(3) | 0.0034(3) | 0.0078(3) |
| M9 | 0.0133(4) | 0.0126(4) | 0.0138(3) | 0.0033(3) | 0.0068(3) | 0.0024(3) |
| T1 | 0.0068(7) | 0.0079(6) | 0.0089(5) | 0.0032(5) | 0.0034(5) | 0.0046(6) |
| T2 | 0.0065(4) | 0.0085(4) | 0.0077(3) | 0.0033(3) | 0.0024(3) | 0.0050(4) |
| T3 | 0.0059(4) | 0.0074(4) | 0.0080(3) | 0.0027(3) | 0.0022(3) | 0.0044(4) |
| T4 | 0.0071(7) | 0.0086(7) | 0.0084(5) | 0.0034(5) | 0.0029(5) | 0.0045(6) |
| T5 | 0.0052(4) | 0.0070(4) | 0.0067(3) | 0.0022(3) | 0.0015(3) | 0.0038(4) |
| T6 | 0.0055(4) | 0.0079(4) | 0.0078(3) | 0.0030(3) | 0.0029(3) | 0.0046(4) |
| O1 | 0.0111(12) | 0.0093(11) | 0.0094(9) | 0.0026(8) | 0.0033(9) | 0.0053(10) |
| O2 | 0.0114(12) | 0.0115(12) | 0.0113(10) | 0.0027(9) | 0.0027(9) | 0.0085(10) |
| O3 | 0.0118(12) | 0.0138(12) | 0.0105(10) | 0.0053(9) | 0.0040(9) | 0.0089(10) |
| O4 | 0.0150(13) | 0.0151(13) | 0.0126(10) | -0.0008(9) | -0.0019(9) | 0.0110(11) |
| O5 | 0.0108(12) | 0.0081(11) | 0.0097(9) | 0.0020(8) | 0.0014(9) | 0.0061(10) |
| O6 | 0.0095(12) | 0.0113(12) | 0.0118(10) | 0.0025(9) | 0.0038(9) | 0.0069(10) |
| O7 | 0.0069(11) | 0.0101(11) | 0.0114(10) | 0.0061(9) | 0.0035(8) | 0.0053(10) |
| O8 | 0.0092(12) | 0.0123(12) | 0.0111(10) | 0.0052(9) | 0.0039(9) | 0.0057(10) |
| O9 | 0.0138(13) | 0.0144(12) | 0.0101(10) | 0.0058(9) | 0.0050(9) | 0.0107(11) |
| O10 | 0.0092(12) | 0.0107(11) | 0.0091(9) | 0.0035(8) | 0.0031(8) | 0.0080(10) |
| O11 | 0.0112(12) | 0.0132(12) | 0.0150(10) | 0.0081(9) | 0.0064(9) | 0.0089(11) |
| O12 | 0.0125(13) | 0.0121(12) | 0.0089(10) | 0.0005(9) | 0.0024(9) | 0.0065(11) |
| O13 | 0.0087(12) | 0.0099(11) | 0.0128(10) | 0.0049(9) | 0.0039(9) | 0.0045(10) |
| O14 | 0.0096(12) | 0.0139(12) | 0.0164(11) | 0.0023(10) | 0.0034(9) | 0.0068(11) |
| O15 | 0.0074(12) | 0.0110(11) | 0.0101(10) | 0.0026(9) | 0.0026(8) | 0.0056(10) |
| O16 | 0.0085(12) | 0.0106(11) | 0.0082(9) | 0.0019(8) | 0.0012(8) | 0.0050(10) |
| O17 | 0.0074(11) | 0.0109(11) | 0.0108(10) | 0.0066(9) | 0.0039(8) | 0.0049(10) |
| O18 | 0.0149(13) | 0.0137(12) | 0.0119(10) | 0.0045(9) | 0.0040(9) | 0.0107(11) |
| O19 | 0.0100(12) | 0.0091(11) | 0.0144(10) | 0.0045(9) | 0.0068(9) | 0.0053(10) |
| O20 | 0.0079(11) | 0.0103(11) | 0.0120(10) | 0.0045(9) | 0.0052(9) | 0.0053(10) |

Appendix 4: Table 2b. Anisotropic displacement parameters for makarochkinite #3319

| Site | U11 | U22 | U33 | U23 | U13 | U12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | 0.0081(2) | 0.0076(3) | 0.0115(3) | 0.0044(2) | 0.0021(2) | 0.0041(2) |
| M2 | 0.0068(2) | 0.0096(2) | 0.0104(3) | 0.0044(2) | 0.00305(19) | 0.0036(2) |
| M3 | 0.00794(16) | 0.01033(18) | 0.01047(18) | 0.00494(15) | 0.00325(13) | 0.00471(15) |
| M4 | 0.00797(17) | 0.00939(18) | 0.01267(19) | 0.00583(16) | 0.00349(14) | 0.00487(15) |
| M5 | 0.00810(16) | 0.01058(18) | 0.01051(18) | 0.00452(15) | 0.00302(13) | 0.00509(15) |
| M6 | 0.00847(16) | 0.00907(17) | 0.01225(18) | 0.00642(15) | 0.00333(13) | 0.00450(14) |
| M7 | 0.00793(17) | 0.00875(18) | 0.01090(19) | 0.00344(15) | 0.00247(14) | 0.00444(15) |
| M8 | 0.0145(3) | 0.0129(3) | 0.0142(3) | 0.0070(2) | 0.0037(2) | 0.0069(2) |
| M9 | 0.0117(2) | 0.0092(2) | 0.0125(3) | 0.0031(2) | 0.0065(2) | -0.0005(2) |
| T1 | 0.0078(5) | 0.0064(5) | 0.0084(5) | 0.0037(4) | 0.0031(4) | 0.0039(4) |
| T2 | 0.0072(3) | 0.0072(3) | 0.0088(3) | 0.0039(3) | 0.0024(2) | 0.0040(3) |
| T3 | 0.0063(3) | 0.0069(3) | 0.0088(3) | 0.0042(3) | 0.0022(2) | 0.0034(3) |
| T4 | 0.0060(5) | 0.0055(5) | 0.0082(5) | 0.0033(4) | 0.0022(4) | 0.0024(4) |
| T5 | 0.0060(3) | 0.0059(3) | 0.0078(3) | 0.0032(3) | 0.0015(2) | 0.0028(3) |
| T6 | 0.0054(3) | 0.0062(3) | 0.0089(3) | 0.0039(3) | 0.0025(2) | 0.0025(3) |
| O1 | 0.0123(8) | 0.0080(8) | 0.0107(9) | 0.0027(7) | 0.0032(7) | 0.0051(7) |
| O2 | 0.0110(8) | 0.0116(9) | 0.0108(9) | 0.0029(7) | 0.0021(7) | 0.0071(8) |
| O3 | 0.0107(8) | 0.0121(9) | 0.0121(9) | 0.0058(8) | 0.0035(7) | 0.0072(8) |
| O4 | 0.0158(9) | 0.0162(10) | 0.0144(10) | 0.0024(8) | 0.0000(8) | 0.0120(9) |
| O5 | 0.0091(8) | 0.0075(8) | 0.0100(9) | 0.0022(7) | 0.0011(7) | 0.0035(7) |
| O6 | 0.0098(8) | 0.0103(9) | 0.0118(9) | 0.0037(7) | 0.0040(7) | 0.0060(7) |
| O7 | 0.0101(8) | 0.0106(9) | 0.0110(9) | 0.0070(7) | 0.0044(7) | 0.0046(7) |
| O8 | 0.0107(8) | 0.0116(9) | 0.0133(9) | 0.0073(8) | 0.0052(7) | 0.0071(8) |
| O9 | 0.0134(9) | 0.0126(9) | 0.0112(9) | 0.0060(8) | 0.0044(7) | 0.0091(8) |
| O10 | 0.0091(8) | 0.0090(8) | 0.0104(9) | 0.0038(7) | 0.0015(7) | 0.0055(7) |
| O11 | 0.0095(8) | 0.0098(9) | 0.0167(10) | 0.0069(8) | 0.0061(7) | 0.0062(7) |
| O12 | 0.0103(8) | 0.0089(9) | 0.0104(9) | 0.0016(7) | 0.0028(7) | 0.0044(7) |
| O13 | 0.0084(8) | 0.0102(9) | 0.0147(9) | 0.0066(8) | 0.0055(7) | 0.0049(7) |
| O14 | 0.0096(8) | 0.0118(9) | 0.0164(10) | 0.0015(8) | 0.0042(7) | 0.0055(8) |
| O15 | 0.0082(8) | 0.0113(9) | 0.0106(9) | 0.0038(7) | 0.0030(7) | 0.0062(7) |
| O16 | 0.0073(8) | 0.0089(8) | 0.0108(9) | 0.0030(7) | 0.0018(7) | 0.0027(7) |
| O17 | 0.0087(8) | 0.0086(8) | 0.0118(9) | 0.0064(7) | 0.0033(7) | 0.0039(7) |
| O18 | 0.0152(9) | 0.0146(10) | 0.0139(9) | 0.0074(8) | 0.0049(7) | 0.0098(8) |
| O19 | 0.0094(8) | 0.0090(9) | 0.0159(10) | 0.0068(8) | 0.0074(7) | 0.0043(7) |
| O20 | 0.0091(8) | 0.0081(8) | 0.0110(9) | 0.0047(7) | 0.0032(7) | 0.0039(7) |

Appendix 4: Table 2c. Anisotropic displacement parameters for høgtuvaite

| Site | U11 | U22 | U33 | U23 | U13 | U12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | 0.0060(6) | 0.0050(6) | 0.0127(6) | 0.0028(5) | 0.0020(5) | 0.0019(5) |
| M2 | 0.0054(6) | 0.0079(6) | 0.0097(6) | 0.0025(5) | 0.0037(5) | 0.0022(5) |
| M3 | 0.0066(5) | 0.0090(5) | 0.0103(4) | 0.0042(4) | 0.0031(4) | 0.0039(4) |
| M4 | 0.0073(5) | 0.0071(5) | 0.0124(4) | 0.0046(4) | 0.0031(4) | 0.0036(4) |
| M5 | 0.0056(4) | 0.0103(5) | 0.0123(5) | 0.0074(3) | 0.0050(4) | 0.0032(4) |
| M6 | 0.0062(4) | 0.0062(5) | 0.0122(5) | 0.0050(3) | 0.0034(3) | 0.0019(4) |
| M7 | 0.0074(4) | 0.0078(4) | 0.0107(4) | 0.0032(3) | 0.0031(3) | 0.0038(4) |
| M8 | 0.0123(9) | 0.0097(7) | 0.0124(7) | 0.0052(5) | 0.0036(6) | 0.0050(7) |
| M9 | 0.0108(8) | 0.0085(6) | 0.0117(6) | 0.0028(5) | 0.0060(6) | -0.0013(6) |
| T1 | 0.0060(14) | 0.0051(14) | 0.0074(13) | 0.0034(10) | 0.0026(11) | 0.0026(12) |
| T2 | 0.0046(9) | 0.0050(9) | 0.0069(8) | 0.0036(7) | 0.0029(7) | 0.0025(8) |
| T3 | 0.0032(8) | 0.0031(8) | 0.0082(8) | 0.0021(6) | 0.0019(6) | 0.0010(7) |
| T4 | 0.0061(14) | 0.0055(14) | 0.0085(13) | 0.0039(11) | 0.0047(11) | 0.0033(12) |
| T5 | 0.0052(8) | 0.0048(8) | 0.0060(7) | 0.0025(6) | 0.0018(6) | 0.0024(7) |
| T6 | 0.0042(8) | 0.0035(7) | 0.0085(7) | 0.0029(6) | 0.0038(6) | 0.0013(7) |
| O1 | 0.012(3) | 0.008(2) | 0.005(2) | 0.0019(17) | 0.0019(18) | 0.003(2) |
| O2 | 0.010(2) | 0.008(2) | 0.007(2) | 0.0010(17) | 0.0004(18) | 0.005(2) |
| O3 | 0.011(2) | 0.009(2) | 0.008(2) | 0.0044(17) | 0.0021(18) | 0.005(2) |
| O4 | 0.014(2) | 0.012(2) | 0.011(2) | 0.0025(18) | 0.0025(18) | 0.010(2) |
| O5 | 0.009(2) | 0.005(2) | 0.006(2) | 0.0019(17) | -0.0003(17) | 0.003(2) |
| O6 | 0.007(2) | 0.007(2) | 0.014(2) | 0.0054(18) | 0.0049(18) | 0.004(2) |
| O7 | 0.006(2) | 0.008(2) | 0.0076(19) | 0.0039(16) | 0.0036(17) | 0.0021(19) |
| O8 | 0.012(2) | 0.008(2) | 0.011(2) | 0.0082(17) | 0.0060(18) | 0.006(2) |
| O9 | 0.013(2) | 0.012(2) | 0.011(2) | 0.0077(18) | 0.0081(18) | 0.008(2) |
| O10 | 0.012(2) | 0.012(2) | 0.011(2) | 0.0090(17) | 0.0078(18) | 0.009(2) |
| O11 | 0.009(2) | 0.010(2) | 0.017(2) | 0.0066(19) | 0.009(2) | 0.005(2) |
| O12 | 0.010(2) | 0.010(2) | 0.011(2) | 0.0026(18) | 0.0037(19) | 0.006(2) |
| O13 | 0.006(2) | 0.008(2) | 0.011(2) | 0.0061(17) | 0.0050(17) | 0.0032(19) |
| O14 | 0.007(2) | 0.012(2) | 0.012(2) | 0.0024(18) | 0.0041(18) | 0.004(2) |
| O15 | 0.010(2) | 0.012(2) | 0.012(2) | 0.0067(18) | 0.0039(18) | 0.007(2) |
| O16 | 0.006(2) | 0.008(2) | 0.011(2) | 0.0051(17) | 0.0043(18) | 0.003(2) |
| O17 | 0.005(2) | 0.012(2) | 0.012(2) | 0.0090(17) | 0.0044(17) | 0.0053(19) |
| O18 | 0.008(2) | 0.011(2) | 0.015(2) | 0.0030(18) | -0.0007(18) | 0.006(2) |
| O19 | 0.012(2) | 0.005(2) | 0.015(2) | 0.0049(17) | 0.0085(18) | 0.006(2) |
| O20 | 0.005(2) | 0.006(2) | 0.013(2) | 0.0031(17) | 0.0026(18) | 0.0014(19) |

Appendix 4: Table 3a. Bond lengths (Å) and tetrahedral chain bond angles () for makarochkinite #400shch-6

| M1-O6 2.062(3) | M5-O2 2.186(2) |  |
| --- | --- | --- |
| M1-O6 2.062(3) |  | T1-O1 1.630(3) |
| M1-O4 2.064(2) | M6-O13 2.094(3) | T1-O10 1.637(3) |
| M1-O4 2.064(2) | M6-O3 2.129(2) | T1-O7 1.651(3) |
| M1-O8 2.099(3) | M6-O11 2.143(3) | T1-O20 1.675(3) |
| M1-O8 2.099(3) | M6-O1 2.148(2) |  |
|  | M6-O11 2.156(3) | T2-O2 1.640(3) |
| M2-O15 2.058(3) | M6-O2 2.165(3) | T2-O9 1.649(3) |
| M2-O15 2.058(3) |  | T2-O8 1.653(2) |
| M2-O14 2.075(3) | M7-O14 1.959(2) | T2-O19 1.653(2) |
| M2-O14 2.075(3) | M7-O4 1.968(3) |  |
| M2-O18 2.144(2) | M7-O5 2.046(3) | T3-O11 1.672(3) |
| M2-O18 2.144(2) | M7-O16 2.052(3) | T3-O18 1.675(3) |
|  | M7-O18 2.063(3) | T3-O20 1.686(3) |
| M3-O3 2.010(3) | M7-O8 2.095(2) | T3-O9 1.709(3) |
| M3-O1 2.091(3) |  |  |
| M3-O14 2.095(3) | M8-O7 2.319(3) | T4-O12 1.621(3) |
| M3-O11 2.124(2) | M8-O19 2.380(3) | T4-O17 1.635(3) |
| M3-O15 2.165(3) | M8-O18 2.420(3) | T4-O10 1.636(3) |
| M3-O5 2.204(2) | M8-O5 2.477(3) | T4-O19 1.643(3) |
|  | M8-O15 2.480(2) |  |
| M4-O13 2.007(3) | M8-O9 2.483(2) | T5-O3 1.618(2) |
| M4-O4 2.096(3) | M8-O20 2.559(2) | T5-O7 1.646(2) |
| M4-O12 2.108(2) | [M8-O9 3.066(3)] | T5-O6 1.650(3) |
| M4-O2 2.151(3) |  | T5-O5 1.656(3) |
| M4-O6 2.165(2) | M9-O17 2.382(3) |  |
| M4-O16 2.211(3) | M9-O10 2.423(2) | T6-O13 1.623(2) |
|  | M9-O8 2.430(3) | T6-O17 1.644(2) |
| M5-O4 2.065(3) | M9-O10 2.481(2) | T6-O15 1.654(3) |
| M5-O12 2.073(3) | M9-O16 2.490(2) | T6-O16 1.657(2) |
| M5-O14 2.075(3) | M9-O6 2.497(3) |  |
| M5-O1 2.085(3) | M9-O20 2.522(3) |  |
| M5-O12 2.131(3) | [M9-O19 2.983(3)] |  |
| T2-O9-T3 128.35(14) |  |  |
| T4-O10-T1 130.53(15) |  |  |
| T4-O19-T2 128.53(16) |  |  |
| T1-O20-T3 132.92(16) |  |  |

Appendix 4: Table 3b. Bond lengths (Å) and tetrahedral chain bond angles () for makarochkinite #3319

| M1-O4 2.058(2) | M5-O12 2.142(2) | M9-O20 2.510(2) |
| --- | --- | --- |
| M1-O4 2.058(2) | M5-O2 2.193(2) | [M9-O19 2.985(2)] |
| M1-O6 2.064(2) |  |  |
| M1-O6 2.064(2) | M6-O13 2.094(2) | T1-O1 1.622(2) |
| M1-O8 2.098(2) | M6-O3 2.127(2) | T1-O10 1.632(2) |
| M1-O8 2.098(2) | M6-O1 2.147(2) | T1-O7 1.651(2) |
|  | M6-O11 2.148(2) | T1-O20 1.680(2) |
| M2-O15 2.064(2) | M6-O11 2.155(2) |  |
| M2-O15 2.064(2) | M6-O2 2.164(2) | T2-O2 1.638(2) |
| M2-O14 2.070(2) |  | T2-O19 1.653(2) |
| M2-O14 2.070(2) | M7-O14 1.969(2) | T2-O9 1.653(2) |
| M2-O18 2.131(2) | M7-O4 1.977(2) | T2-O8 1.655(2) |
| M2-O18 2.131(2) | M7-O5 2.052(2) |  |
|  | M7-O16 2.061(2) | T3-O11 1.670(2) |
| M3-O3 2.005(2) | M7-O18 2.064(2) | T3-O18 1.680(2) |
| M3-O14 2.094(2) | M7-O8 2.094(2) | T3-O20 1.693(2) |
| M3-O1 2.096(2) |  | T3-O9 1.716(2) |
| M3-O11 2.123(2) | M8-O7 2.321(2) |  |
| M3-O15 2.176(2) | M8-O19 2.375(2) | T4-O12 1.613(2) |
| M3-O5 2.192(2) | M8-O18 2.430(2) | T4-O17 1.635(2) |
|  | M8-O15 2.480(2) | T4-O10 1.637(2) |
| M4-O13 2.012(2) | M8-O5 2.481(2) | T4-O19 1.649(2) |
| M4-O4 2.098(2) | M8-O9 2.483(2) |  |
| M4-O12 2.110(2) | M8-O20 2.566(2) | T5-O3 1.630(2) |
| M4-O2 2.156(2) | [M8-O9 3.076(2)] | T5-O7 1.646(2) |
| M4-O6 2.165(2) |  | T5-O5 1.657(2) |
| M4-O16 2.210(2) | M9-O17 2.383(2) | T5-O6 1.659(2) |
|  | M9-O10 2.418(2) |  |
| M5-O4 2.066(2) | M9-O8 2.434(2) | T6-O13 1.622(2) |
| M5-O12 2.077(2) | M9-O10 2.480(2) | T6-O17 1.648(2) |
| M5-O14 2.080(2) | M9-O16 2.483(2) | T6-O15 1.653(2) |
| M5-O1 2.093(2) | M9-O6 2.505(2) | T6-O16 1.658(2) |
| T2-O9-T3 128.26(13) |  |  |
| T4-O10-T1 130.40(14) |  |  |
| T4-O19-T2 128.17(14) |  |  |
| T1-O20-T3 132.55(13) |  |  |

Appendix 4: Table 3c. Bond lengths (Å) and tetrahedral chain bond angles () for høgtuvaite N86

| M1-O4 2.026(4) | M5-O12 2.118(4) | M9-O6 2.513(4) |
| --- | --- | --- |
| M1-O4 2.026(4) | M5-O2 2.196(4) | [M9-O19 2.993(5)] |
| M1-O6 2.054(4) |  |  |
| M1-O6 2.054(4) | M6-O13 2.087(4) | T1-O10 1.619(4) |
| M1-O8 2.094(4) | M6-O3 2.131(4) | T1-O1 1.624(5) |
| M1-O8 2.094(4) | M6-O11 2.137(4) | T1-O7 1.653(5) |
|  | M6-O1 2.142(4) | T1-O20 1.678(5) |
| M2-O15 2.037(5) | M6-O11 2.148(4) |  |
| M2-O15 2.037(5) | M6-O2 2.150(4) | T2-O2 1.637(4) |
| M2-O14 2.055(4) |  | T2-O19 1.640(5) |
| M2-O14 2.055(4) | M7-O14 1.990(4) | T2-O9 1.642(4) |
| M2-O18 2.115(4) | M7-O4 1.993(4) | T2-O8 1.652(4) |
| M2-O18 2.115(4) | M7-O5 2.045(5) |  |
|  | M7-O18 2.049(4) | T3-O11 1.676(4) |
| M3-O3 2.007(4) | M7-O16 2.071(5) | T3-O20 1.681(4) |
| M3-O1 2.078(4) | M7-O8 2.085(4) | T3-O18 1.683(5) |
| M3-O14 2.085(4) |  | T3-O9 1.709(5) |
| M3-O11 2.120(4) | M8-O7 2.309(4) |  |
| M3-O15 2.167(4) | M8-O19 2.378(4) | T4-O12 1.617(5) |
| M3-O5 2.183(4) | M8-O18 2.432(4) | T4-O17 1.633(5) |
|  | M8-O9 2.468(4) | T4-O10 1.634(5) |
| M4-O13 2.004(4) | M8-O5 2.475(4) | T4-O19 1.644(4) |
| M4-O4 2.071(4) | M8-O15 2.497(4) |  |
| M4-O12 2.083(4) | M8-O20 2.559(4) | T5-O3 1.616(4) |
| M4-O2 2.136(4) | [M8-O9 3.084(4)] | T5-O7 1.639(4) |
| M4-O6 2.161(4) |  | T5-O6 1.654(4) |
| M4-O16 2.199(4) | M9-O17 2.375(4) | T5-O5 1.655(4) |
|  | M9-O10 2.407(4) |  |
| M5-O12 2.075(4) | M9-O8 2.426(4) | T6-O13 1.619(4) |
| M5-O1 2.086(4) | M9-O16 2.474(4) | T6-O17 1.645(4) |
| M5-O4 2.092(4) | M9-O10 2.478(4) | T6-O16 1.649(4) |
| M5-O14 2.106(4) | M9-O20 2.498(4) | T6-O15 1.659(4) |
| T2-O9-T3 127.8(2) |  |  |
| T1-O10-T4 130.1(3) |  |  |
| T2-O19-T4 128.8(3) |  |  |
| T1-O20-T3 132.8(3) |  |  |