Table 4. Atomic positional parameters and isotropic thermal vibration parameters (Å2 x 10-5) at room temperature using SG P21/a for CaTiO(GexSi1-x)O4.

Mol% Ge

95

x

y

z

Uiso *

# Occ

Ca

0.2368(5)

0.4201(1)

0.2419(9)

1272(4)

1.000

Ti

0.5035(4)

0.2378(4)

0.7480(6)

1380(3)

1.000

Ge,Si

0.7450(3)

0.4324(6)

0.2560(9)

1509(4)

0.901(6)

0.098(4)

O1

0.7342(5)

0.3203(9)

0.7473(3)

660(3)

1.000

O2A

0.9300(1)

0.3003(9)

0.4558(6)

660(3)

1.000

O2B

0.0955(5)

0.1923(5)

0.0838(3)

660(3)

1.000

O3A

0.4058(2)

0.4539(1)

0.6402(8)

660(3)

1.000

O3B

0.6179(2)

0.0357(3)

0.8670(7)

660(3)

1.000

RP       0.178

R(F2)  0.105

90

x

y

z

Uiso *

# Occ

Ca

0.2306(3)

0.4188(5)

0.2396(8)

322(3)

1.000

Ti

0.5043(6)

0.2338(4)

0.7454(3)

1337(5)

1.000

Ge,Si

0.7366(3)

0.4335(7)

0.2528(1)

830(4)

0.871(4)

0.128(6)

O1

0.7392(2)

0.3209(7)

0.7464(1)

689(3)

1.000

O2A

0.9359(7)

0.3143(3)

0.4667(9)

689(3)

1.000

O2B

0.0944(4)

0.2109(8)

0.0904(4)

689(3)

1.000

O3A

0.4158(7)

0.4505(1)

0.6574(3)

689(3)

1.000

O3B

0.6401(1)

0.0319(5)

0.8857(9)

689(3)

1.000

RP       0.203

R(F2)  0.129

70

x

y

z

Uiso *

# Occ

Ca

0.2479(3)

0.4193(2)

0.2424(5)

1159(4)

1.000

Ti

0.5078(1)

0.2433(9)

0.7420(1)

2099(4)

1.000

Ge,Si

0.7491(8)

0.4331(5)

0.2557(7)

1815(4)

0.678(3)

0.321(7)

O1

0.7399(6)

0.3257(8)

0.7611(9)

985(3)

1.000

O2A

0.9252(2)

0.3083(5)

0.4453(3)

985(3)

1.000

O2B

0.0927(7)

0.1942(6)

0.0741(9)

985(3)

1.000

O3A

0.3920(7)

0.4616(2)

0.6538(3)

985(3)

1.000

O3B

0.6140(4)

0.0378(8)

0.8689(8)

985(3)

1.000

RP       0.177

R(F2)  0.141

50

x

y

z

Uiso *

# Occ

Ca

0.2465(9)

0.4199(9)

0.2569(6)

1865(4)

1.000

Ti

0.5047(5)

0.2507(3)

0.7460(7)

2468(4)

1.000

Ge,Si

0.7529(4)

0.4314(8)

0.2469(7)

1907(3)

0.490(0)

0.510(0)

O1

0.7453(1)

0.3215(9)

0.7765(5)

468(4)

1.000

O2A

0.9289(7)

0.3216(2)

0.4596(3)

468(4)

1.000

O2B

0.1021(6)

0.2022(1)

0.0860(6)

468(4)

1.000

O3A

0.4000(1)

0.4739(4)

0.6590(2)

468(4)

1.000

O3B

0.6197(7)

0.0485(6)

0.8756(9)

468(4)

1.000

RP       0.178

R(F2)  0.120

30

x

y

z

Uiso *

# Occ

Ca

0.2474(1)

0.4203(4)

0.2524(6)

2586(3)

1.000

Ti

0.5023(6)

0.2488(9)

0.7527(6)

2630(4)

1.000

Ge,Si

0.7558(6)

0.4308(7)

0.2589(8)

552(4)

0.336(3)

0.663(7)

O1

0.7504(1)

0.3200(2)

0.7777(9)

930(3)

1.000

O2A

0.9108(6)

0.2943(9)

0.4363(1)

930(3)

1.000

O2B

0.0901(8)

0.1687(9)

0.0635(3)

930(3)

1.000

O3A

0.3869(2)

0.4543(5)

0.6343(2)

930(3)

1.000

O3B

0.6252(1)

0.0270(5)

0.8388(1)

930(3)

1.000

RP       0.169

R(F2)  0.124

20

x

y

z

Uiso *

# Occ

Ca

0.2315(1)

0.4175(2)

0.2476(6)

2356(5)

1.000

Ti

0.5062(2)

0.2530(1)

0.7404(4)

2028(4)

1.000

Ge,Si

0.7460(1)

0.4316(4)

0.2577(6)

1884(3)

0.200(9)

0.799(1)

O1

0.7490(6)

0.3174(2)

0.7673(8)

922(4)

1.000

O2A

0.9007(9)

0.3160(6)

0.4501(8)

922(4)

1.000

O2B

0.0840(9)

0.1929(6)

0.0714(9)

922(4)

1.000

O3A

0.3824(1)

0.4736(6)

0.6462(2)

922(4)

1.000

03B

0.6381(7)

0.0462(6)

0.8449(3)

922(4)

1.000

RP       0.213

R(F2)  0.183

10

x

y

z

Uiso *

# Occ

Ca

0.2311(1)

0.4186(9)

0.2519(1)

2588(5)

1.000

Ti

0.5061(7)

0.2510(4)

0.7354(8)

2828(5)

1.000

Ge,Si

0.7350(9)

0.4318(9)

0.2468(1)

1623(4)

0.096(7)

0.903(3)

O1

0.7503(9)

0.3214(5)

0.7826(1)

541(4)

1.000

O2A

0.8786(5)

0.3219(2)0.4454(1)

541(4)

1.000

O2B

0.0714(9)

0.2034(1)

0.0670(1)

541(4)

1.000

O3A

0.3680(8)

0.4772(4)

0.6593(1)

541(4)

1.000

03B

0.5993(3)

0.0461(4)

0.8530(2)

541(4)

1.000

RP       0.201

R(F2)  0.187

Table 8. CaTiO(GexSi1-x)O4. Lattice constants and volume for all intermediate samples as a function of temperature.

Mol% Ge

95    T (K)

298

348

373

398

423

448

473

498

523

538

553

573

598

623

648

673

723

748

773

a (Å)

7.14287(6)

7.14647(5)

7.14706(2)

7.14737(5)

7.14756(4)

7.14767(3)

7.14734(8)

7.14711(9)

7.14712(6)

7.14695(8)

7.14680(9)

7.14694(4)

7.14705(3)

7.14813(2)

7.14846(8)

7.14920(4)

7.15006(7)

7.15069(7)

7.15125(4)

b (Å)

8.87820(6)

8.88337(3)

8.88464(4)

8.88676(2)

8.89055(5)

8.89170(3)

8.89396(2)

8.89461(2)

8.89802(5)

8.89862(5)

8.89817(5)

8.90147(7)

8.90228(2)

8.90455(6)

8.90608(4)

8.90864(3)

8.91079(6)

8.91340(7)

8.91418(7)

c (Å)

6.64268(3)

6.64555(5)

6.64592(5)

6.64694(3)

6.64837(9)

6.64938(6)

6.64978(2)

6.65090(2)

6.65209(3)

6.65264(4)

6.65189(9)

6.65388(3)

6.65382(4)

6.65555(5)

6.65623(2)

6.65783(4)

6.65960(8)

6.66077(8)

6.66133(5)

β (°)

113.776(1)

113.760(1)

113.754(1)

113.742(1)

113.736(1)

113.725(1)

113.718(1)

113.712(1)

113.698(1)

113.696(1)

113.688(1)

113.674(1)

113.671(1)

113.666(1)

113.658(1)

113.657(1)

113.650(1)

113.634(1)

113.634(1)

V (Å3)

385.499(5)

386.132(7)

386.258(7)

386.462(4)

386.738(5)

386.886(5)

387.010(5)

387.109(6)

387.369(5)

387.424(8)

387.376(8)

387.685(5)

387.731(4)

388.005(5)

388.153(7)

388.401(5)

388.665(7)

388.929(7)

389.026(6)

90     T (K)

298

348

373

398

423

448

473

498

523

538

553

573

598

623

648

673

723

748

773

a (Å)

7.13460(4)

7.14113(8)

7.14133(4)

7.14119(3)

7.14152(8)

7.14142(7)

7.14149(6)

7.14142(4)

7.14139(5)

7.14130(4)

7.14157(5)

7.14144(5)

7.14210(6)

7.14228(6)

7.14255(5)

7.14297(5)

7.14431(3)

7.14506(8)

7.14521(6)

b (Å)

8.87346(4)

8.87499(4)

8.87841(8)

8.87860(5)

8.88024(3)

8.88428(2)

8.88643(2)

8.88907(3)

8.89066(8)

8.89045(9)

8.89320(2)

8.89336(6)

8.89477(2)

8.89792(3)

8.89994(4)

8.90114(8)

8.90371(7)

8.90570(3)

8.90710(3)

c (Å)

6.63886(9)

6.63976(5)

6.64205(3)

6.64165(5)

6.64214(5)

6.64445(2)

6.64454(2)

6.64646(4)

6.64755(6)

6.64718(3)

6.64835(3)

6.64824(4)

6.65013(4)

6.65069(4)

6.65228(5)

6.65305(6)

6.65514(3)

6.65582(6)

6.65645(5)

β (°)

113.738(1)

113.749(1)

113.748(1)

113.730(1)

113.734(1)

113.714(1)

113.695(1)

113.697(1)

113.679(1)

113.678(1)

113.670(1)

113.666(1)

113.675(1)

113.660(1)

113.657(1)

113.648(1)

113.638(1)

113.642(1)

113.631(1)

V (Å3)

384.738(7)

385.176(8)

385.471(7)

385.502(5)

385.608(6)

385.971(5)

386.130(5)

386.346(5)

386.530(6)

386.498(8)

386.724(4)

386.729(5)

386.909(5)

387.133(5)

387.337(5)

387.484(6)

387.820(5)

387.975(6)

388.113(5)

70     T (K)

298

348

373

398

423

448

473

498

523

538

553

573

598

623

648

673

723

748

773

a (Å)

7.11815(6)

7.12381(2)

7.12413(2)

7.12421(6)

7.12425(6)

7.12430(7)

7.12433(4)

7.12415(5)

7.12325(3)

7.12227(4)

7.12302(7)

7.12426(6)

7.12469(8)

7.12526(9)

7.12559(5)

7.12616(4)

7.12667(5)

7.12720(5)

7.12749(5)

b (Å)

8.83215(7)

8.83903(4)

8.84111(3)

8.84201(2)

8.84669(5)

8.84693(4)

8.84845(3)

8.85115(5)

8.85297(6)

8.85003(5)

8.85325(5)

8.85441(2)

8.85736(3)

8.85996(3)

8.86257(4)

8.86378(4)

8.86568(4)

8.86802(7)

8.87007(9)

c (Å)

6.61777(5)

6.62137(3)

6.62210(7)

6.62165(3)

6.62504(3)

6.62420(7)

6.62605(2)

6.62817(2)

6.62804(6)

6.62689(4)

6.62790(3)

6.62946(2)

6.63095(5)

6.63219(5)

6.63300(6)

6.63321(3)

6.63530(5)

6.63593(4)

6.64071(9)

β (°)

113.767(1)

113.763(1)

113.744(1)

113.739(1)

113.746(1)

113.730(1)

113.726(1)

113.726(1)

113.716(1)

113.701(1)

113.704(1)

113.697(1)

113.702(1)

113.692(1)

113.686(1)

113.668(1)

113.663(1)

113.653(1)

113.663(1)

V (Å3)

380.765(6)

381.584(6)

381.789(7)

381.821(5)

382.200(5)

382.212(6)

382.397(4)

382.627(5)

382.679(5)

382.477(7)

382.706(6)

382.933(5)

383.155(6)

383.399(6)

383.595(6)

383.743(4)

383.988(5)

384.184(6)

384.536(8)

50     T (K)

298

348

373

398

423

448

473

498

523

538

553

573

598

623

648

673

723

748

773

823

873

923

973

1023

1073

a (Å)

7.09534(4)

7.09631(4)

7.09652(5)

7.09696(3)

7.09680(4)

7.09668(4)

7.09652(2)

7.09626(6)

7.09595(3)

7.09600(5)

7.09630(6)

7.09680(5)

7.09728(3)

7.09783(3)

7.09876(5)

7.09929(8)

7.10002(2)

7.10035(8)

7.10110(2)

7.10233(4)

7.10408(3)

7.10587(3)

7.10802(3)

7.11005(2)

7.11124(6)

b (Å)

8.79173(3)

8.79439(5)

8.79699(4)

8.79826(4)

8.79985(3)

8.80112(5)

8.80352(3)

8.80481(2)

8.80544(4)

8.80625(5)

8.80719(3)

8.80912(3)

8.81038(3)

8.81203(4)

8.81293(4)

8.81510(5)

8.81907(3)

8.82034(2)

8.82169(2)

8.82624(5)

8.83051(3)

8.83419(4)

8.83675(5)

8.83970(2)

8.84256(2)

c (Å)

6.59620(8)

6.59834(6)

6.59746(5)

6.60112(3)

6.60135(3)

6.60297(3)

6.60253(4)

6.60435(5)

6.60452(4)

6.60514(5)

6.60473(2)

6.60629(3)

6.60715(5)

6.60890(5)

6.60968(4)

6.61082(4)

6.61305(2)

6.61341(4)

6.61414(5)

6.61724(2)

6.61957(3)

6.62194(7)

6.62363(4)

6.62657(7)

6.62915(5)

β (°)

113.757(1)

113.743(1)

113.719(1)

113.732(1)

113.726(1)

113.720(1)

113.708(1)

113.701(1)

113.694(1)

113.688(1)

113.685(1)

113.686(1)

113.684(1)

113.675(1)

113.680(1)

113.675(1)

113.659(1)

113.655(1)

113.648(1)

113.648(1)

113.628(1)

113.637(1)

113.630(1)

113.624(1)

113.634(1)

V (Å3)

376.606(6)

376.934(7)

377.076(7)

377.325(4)

377.415(4)

377.573(5)

377.677(4)

377.843(5)

377.884(2)

377.974(4)

378.016(7)

378.212(5)

378.346(4)

378.573(5)

378.691(5)

378.893(5)

379.276(6)

379.381(4)

379.541(4)

379.981(4)

380.450(4)

380.815(5)

381.158(5)

381.581(5)

381.888(5)

30     T (K)

298

348

373

398

423

448

473

498

523

538

553

573

598

623

648

673

723

748

773

a (Å)

7.09137(7)

7.09543(3)

7.09579(3)

7.09623(4)

7.09585(4)

7.09581(2)

7.09562(6)

7.09531(4)

7.09484(3)

7.09545(3)

7.09609(5)

7.09678(5)

7.09714(4)

7.09812(6)

7.09888(6)

7.09940(3)

7.10052(3)

7.10116(3)

7.10242(6)

b (Å)

8.78567(7)

8.78949(4)

8.79050(4)

8.79283(8)

8.79614(5)

8.79722(3)

8.79879(5)

8.80033(5)

8.79958(6)

8.80202(6)

8.80377(6)

8.80534(2)

8.80647(6)

8.80849(4)

8.81083(7)

8.81288(7)

8.81609(5)

8.81861(4)

8.81878(4)

c (Å)

6.59344(5)

6.59622(3)

6.59741(2)

6.59830(4)

6.59990(4)

6.60024(3)

6.60066(3)

6.60191(2)

6.60096(5)

6.60225(5)

6.60352(3)

6.60476(3)

6.60513(2)

6.60609(5)

6.60826(8)

6.60883(3)

6.61132(2)

6.61224(7)

6.61352(9)

β (°)

113.766(1)

113.761(1)

113.757(1)

113.743(1)

113.737(1)

113.728(1)

113.727(1)

113.720(1)

113.704(1)

113.708(1)

113.705(1)

113.699(1)

113.691(1)

113.692(1)

113.686(1)

113.682(1)

113.676(1)

113.667(1)

113.669(1)

V (Å3)

375.952(6)

376.504(6)

376.646(6)

376.861(5)

377.091(5)

377.181(4)

377.265(5)

377.406(4)

377.341(5)

377.540(7)

377.731(5)

377.923(4)

378.035(5)

378.226(5)

378.509(7)

378.669(5)

379.027(4)

379.248(5)

379.390(7)

20     T (K)

298

348

373

398

423

448

473

498

523

538

553

573

598

623

648

673

723

748

773

a (Å)

7.07182(5)

7.07100(2)

7.07106(3)

7.07110(3)

7.07094(4)

7.07037(2)

7.06987(3)

7.06898(4)

7.07041(3)

7.07034(5)

7.07078(4)

7.07088(6)

7.07186(4)

7.07194(5)

7.07270(3)

7.07365(3)

7.07459(4)

7.07520(3)

7.07561(3)

b (Å)

8.74371(5)

8.74596(3)

8.74789(4)

8.75089(5)

8.75149(6)

8.75287(6)

8.75434(6)

8.75630(4)

8.75795(3)

8.75784(2)

8.75905(5)

8.76108(3)

8.76316(2)

8.76498(2)

8.76573(4)

8.76844(5)

8.77072(5)

8.77232(6)

8.77320(9)

c (Å)

6.57304(7)

6.57382(4)

6.57433(3)

6.57609(5)

6.57663(3)

6.57822(4)

6.57883(6)

6.57948(5)

6.58036(3)

6.58134(2)

6.58149(6)

6.58317(2)

6.58388(3)

6.58532(4)

6.58618(3)

6.58708(3)

6.58890(5)

6.59070(4)

6.59159(9)

β (°)

113.782(1)

113.762(1)

113.754(1)

113.737(1)

113.732(1)

113.726(1)

113.728(1)

113.713(1)

113.702(1)

113.702(1)

113.703(1)

113.697(1)

113.689(1)

113.688(1)

113.685(1)

113.680(1)

113.668(1)

113.674(1)

113.666(1)

V (Å3)

371.925(4)

372.079(6)

372.216(6)

372.494(5)

372.556(5)

372.692(5)

372.757(5)

372.873(5)

373.100(4)

373.147(6)

373.228(5)

373.432(5)

373.636(4)

373.802(5)

373.932(4)

374.163(4)

374.448(5)

374.634(5)

374.766(7)

10... .T (K)

298

348

373

398

423

448

473

498

523

538

553

573

598

623

648

673

723

748

773

a (Å)

7.06582(8)

7.06614(3)

7.06639(4)

7.06670(6)

7.06649(5)

7.06518(5)

7.06417(6)

7.06480(7)

7.06515(5)

7.06528(4)

7.06531(5)

7.06558(4)

7.06633(4)

7.06637(7)

7.06674(5)

7.06723(4)

7.06857(8)

7.06897(4)

7.07010(7)

b (Å)

8.73056(7)

8.73244(5)

8.73440(5)

8.73544(5)

8.73730(6)

8.73902(5)

8.74068(5)

8.74230(5)

8.74452(4)

8.74499(8)

8.74638(4)

8.74743(6)

8.74917(7)

8.75074(4)

8.75207(6)

8.75432(4)

8.75753(5)

8.75765(5)

8.75874(5)

c (Å)

6.56626(5)

6.56710(4)

6.56902(8)

6.56912(4)

6.57024(3)

6.57146(5)

6.57327(5)

6.57364(5)

6.57533(6)

6.57590(8)

6.57629(4)

6.57690(4)

6.57798(8)

6.57928(5)

6.58052(4)

6.58209(4)

6.58325(6)

6.58401(7)

6.58445(8)

β (°)

113.782(1)

113.785(1)

113.773(1)

113.762(1)

113.756(1)

113.736(1)

113.735(1)

113.726(1)

113.722(1)

113.720(1)

113.714(1)

113.711(1)

113.702(1)

113.698(1)

113.704(1)

113.701(1)

113.681(1)

113.683(1)

113.671(2)

V (Å3)

370.688(5)

370.803(7)

371.042(8)

371.140(5)

371.288(5)

371.418(5)

371.541(6)

371.690(6)

371.909(5)

371.974(8)

372.074(5)

372.176(5)

372.376(6)

372.530(6)

372.660(5)

372.660(5)

373.209(6)

373.273(6)

373.438(7)