| Table 3. Unit cell parameters and fractional atomic coordinates* for the 175 single crystal refinements considered |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Reference | Species Type† | Sample Label | a | b | c |  | Tx | Ty | Tz | No. | M2y | O1x | O1z | O2x | O2y | O2z | O3x | O3y | O3z | O4x | O4z |
| 1 | Brigatti and Davoli (1990) | Bt | M14 | 5.343 | 9.258 | 10.227 | 100.26 | 0.0749 | 0.1668 | 0.2258 | 1 | 0.3454 | 0.0268 | 0.1690 | 0.3192 | 0.2357 | 0.1682 | 0.1312 | 0.1678 | 0.3912 | 0.1286 | 0.3957 |
| 2 | " | " | M32 | 5.346 | 9.252 | 10.238 | 100.02 | 0.0752 | 0.1674 | 0.2262 | 2 | 0.3340 | 0.0236 | 0.1681 | 0.3221 | 0.2339 | 0.1695 | 0.1308 | 0.1673 | 0.3910 | 0.1293 | 0.3960 |
| 3 | " | " | M13 | 5.355 | 9.251 | 10.246 | 100.15 | 0.0752 | 0.1666 | 0.2256 | 3 | 0.3342 | 0.0241 | 0.1694 | 0.3203 | 0.2355 | 0.1668 | 0.1330 | 0.1676 | 0.3916 | 0.1304 | 0.3949 |
| 4 | " | " | M73 | 5.345 | 9.258 | 10.222 | 100.23 | 0.0748 | 0.1669 | 0.2257 | 4 | 0.3347 | 0.0267 | 0.1687 | 0.3195 | 0.2361 | 0.1681 | 0.1316 | 0.1677 | 0.3909 | 0.1291 | 0.3947 |
| 5 | " | " | M62 | 5.337 | 9.242 | 10.211 | 100.15 | 0.0746 | 0.1666 | 0.2255 | 5 | 0.3350 | 0.0239 | 0.1698 | 0.3207 | 0.2340 | 0.1681 | 0.1303 | 0.1676 | 0.3909 | 0.1305 | 0.3952 |
| 6 | Bigi and Brigatti (1994) | Bt | M7 | 5.335 | 9.244 | 10.206 | 100.08 | 0.0752 | 0.1669 | 0.2258 | 6 | 0.3343 | 0.0247 | 0.1688 | 0.3219 | 0.2336 | 0.1683 | 0.1334 | 0.1675 | 0.3905 | 0.1301 | 0.3952 |
| 7 | Brigatti et al. (1996a) | ferri-Phl | S1 | 5.362 | 9.288 | 10.321 | 99.99 | 0.0756 | 0.1667 | 0.2266 | 7 | 0.3328 | -0.0024 | 0.1705 | 0.3360 | 0.2206 | 0.1704 | 0.1305 | 0.1669 | 0.3918 | 0.1335 | 0.3990 |
| 8 | " | " | S2 | 5.3649 | 9.2924 | 10.3255 | 99.988 | 0.0755 | 0.1666 | 0.2267 | 8 | 0.3328 | -0.0020 | 0.1705 | 0.3357 | 0.2203 | 0.1706 | 0.1304 | 0.1671 | 0.3914 | 0.1331 | 0.3988 |
| 9 | Brigatti et al. (1996b) | Fe3+-rich Phl | Tas27-2Ba | 5.318 | 9.214 | 10.279 | 100.01 | 0.0761 | 0.1666 | 0.2283 | 9 | 0.3323 | 0.0138 | 0.1703 | 0.3285 | 0.2286 | 0.1703 | 0.1302 | 0.1668 | 0.3908 | 0.1322 | 0.3978 |
| 10 | " | " | Tas27-2Bb | 5.33 | 9.2346 | 10.301 | 99.92 | 0.0761 | 0.1667 | 0.2283 | 10 | 0.3322 | 0.0134 | 0.1704 | 0.3281 | 0.2284 | 0.1703 | 0.1300 | 0.1667 | 0.3910 | 0.1326 | 0.3976 |
| 11 | " | " | Tag15-4 | 5.333 | 9.238 | 10.267 | 99.96 | 0.0755 | 0.1666 | 0.2268 | 11 | 0.3340 | 0.0134 | 0.1705 | 0.3285 | 0.2281 | 0.1700 | 0.1304 | 0.1670 | 0.3914 | 0.1314 | 0.3973 |
| 12 | " | " | Tag15-3 | 5.329 | 9.228 | 10.258 | 100.03 | 0.0760 | 0.1666 | 0.2271 | 12 | 0.3335 | 0.0150 | 0.1699 | 0.3283 | 0.2278 | 0.1698 | 0.1295 | 0.1674 | 0.3908 | 0.1308 | 0.3966 |
| 13 | " | " | Tpg63-2B | 5.3405 | 9.244 | 10.253 | 100.09 | 0.0756 | 0.1667 | 0.2265 | 13 | 0.3335 | 0.0160 | 0.1704 | 0.3271 | 0.2293 | 0.1695 | 0.1311 | 0.1671 | 0.3910 | 0.1309 | 0.3972 |
| 14 | " | " | Tae23-1a | 5.321 | 9.211 | 10.287 | 99.93 | 0.0760 | 0.1668 | 0.2282 | 14 | 0.3320 | 0.0108 | 0.1704 | 0.3296 | 0.2276 | 0.1704 | 0.1302 | 0.1666 | 0.3912 | 0.1320 | 0.3977 |
| 15 | " | " | Tae23-1b | 5.33 | 9.23 | 10.256 | 99.92 | 0.0759 | 0.1667 | 0.2278 | 15 | 0.3325 | 0.0112 | 0.1706 | 0.3296 | 0.2274 | 0.1707 | 0.1300 | 0.1668 | 0.3910 | 0.1323 | 0.3976 |
| 16 | " | " | Tae-23-1c | 5.318 | 9.219 | 10.274 | 99.88 | 0.0760 | 0.1665 | 0.2276 | 16 | 0.3320 | 0.0105 | 0.1714 | 0.3286 | 0.2275 | 0.1708 | 0.1318 | 0.1670 | 0.3920 | 0.1329 | 0.3975 |
| 17 | " | " | Tpq16-4A | 5.338 | 9.247 | 10.3 | 99.96 | 0.0758 | 0.1667 | 0.2275 | 17 | 0.3325 | 0.0106 | 0.1711 | 0.3301 | 0.2268 | 0.1708 | 0.1300 | 0.1670 | 0.3910 | 0.1327 | 0.3980 |
| 18 | " | " | Tpt17-1 | 5.332 | 9.239 | 10.291 | 99.94 | 0.0761 | 0.1667 | 0.2280 | 18 | 0.3326 | 0.0112 | 0.1701 | 0.3291 | 0.2278 | 0.1700 | 0.1304 | 0.1668 | 0.3912 | 0.1324 | 0.3980 |
| 19 | " | " | Tas22-1a | 5.357 | 9.27 | 10.319 | 99.96 | 0.0759 | 0.1667 | 0.2268 | 19 | 0.3325 | 0.0000 | 0.1717 | 0.3317 | 0.2220 | 0.1715 | 0.1281 | 0.1677 | 0.3909 | 0.1338 | 0.3982 |
| 20 | " | " | Tas22-1b | 5.358 | 9.277 | 10.308 | 99.99 | 0.0755 | 0.1667 | 0.2267 | 20 | 0.3328 | 0.0012 | 0.1701 | 0.3342 | 0.2221 | 0.1700 | 0.1309 | 0.1670 | 0.3918 | 0.1330 | 0.3977 |
| 21 | " | " | Tpq16-6B | 5.356 | 9.284 | 10.309 | 100.03 | 0.0756 | 0.1667 | 0.2266 | 21 | 0.3329 | 0.0046 | 0.1695 | 0.3320 | 0.2238 | 0.1699 | 0.1302 | 0.1671 | 0.3909 | 0.1327 | 0.3978 |
| 22 | Donnay et al. (1964b) | syn | ferriannite | 5.430 | 9.404 | 10.341 | 100.066 | 0.0750 | 0.1660 | 0.2240 | 22 | 0.3330 | 0.0150 | 0.1660 | 0.3200 | 0.2360 | 0.1670 | 0.1330 | 0.1660 | 0.3910 | 0.1340 | 0.4010 |
| 23 | Hazen and Burnham (1973) | Phl |  | 5.3078 | 9.1901 | 10.1547 | 100.08 | 0.0752 | 0.1668 | 0.2254 | 23 | 0.3315 | 0.0180 | 0.1675 | 0.3248 | 0.2307 | 0.1677 | 0.1297 | 0.1664 | 0.3902 | 0.1330 | 0.4008 |
| 24 | " | Ann |  | 5.386 | 9.3241 | 10.2683 | 100.63 | 0.0703 | 0.1668 | 0.2246 | 24 | 0.3332 | 0.0427 | 0.1684 | 0.3031 | 0.2457 | 0.1670 | 0.1291 | 0.1674 | 0.3894 | 0.1239 | 0.3931 |
| 25 | Russel and Guggenheim (1999) | Phl |  | 5.303 | 9.1805 | 10.2483 | 100.05 | 0.0759 | 0.1668 | 0.2282 | 25 | 0.3318 | -0.0001 | 0.1713 | 0.3364 | 0.2214 | 0.1714 | 0.1317 | 0.1677 | 0.3925 | 0.1309 | 0.3985 |
| 26 | " | Bt | Bt-untreated | 5.3346 | 9.2417 | 10.182 | 100.26 | 0.0744 | 0.1666 | 0.2252 | 26 | 0.3333 | 0.0330 | 0.1668 | 0.3154 | 0.2391 | 0.1670 | 0.1307 | 0.1668 | 0.3893 | 0.1299 | 0.3958 |
| 27 | " | " | Bt-heat-treated | 5.3099 | 9.185 | 10.093 | 100.07 | 0.0734 | 0.1674 | 0.2232 | 27 | 0.3420 | 0.0310 | 0.1661 | 0.3155 | 0.2380 | 0.1645 | 0.1295 | 0.1694 | 0.3896 | 0.1359 | 0.4010 |
| 28 | Guggenheim (1981) | Lepidolite | Radkovice | 5.209 | 9.011 | 10.149 | 100.77 | 0.0810 | 0.1686 | 0.2320 | 28 | 0.3289 | 0.0218 | 0.1750 | 0.3252 | 0.2319 | 0.1680 | 0.1418 | 0.1768 | 0.3945 | 0.1076 | 0.4017 |
| 29 | Hawthorne et al. (1999) | Phl (Rb,Cs) |  | 5.343 | 9.247 | 10.397 | 100.04 | 0.0785 | 0.1668 | 0.2328 | 29 | 0.3331 | 0.0419 | 0.1765 | 0.3171 | 0.2411 | 0.1748 | 0.1335 | 0.1684 | 0.3939 | 0.1288 | 0.4009 |
| 30 | Hazen et al. (1981) | trioc mica |  | 5.329 | 9.230 | 10.2191 | 99.98 | 0.0749 | 0.1667 | 0.2255 | 30 | 0.3337 | 0.0264 | 0.1669 | 0.3198 | 0.2355 | 0.1672 | 0.1298 | 0.1670 | 0.3901 | 0.1336 | 0.3992 |
| 31 | Joswig (1972) | Phl |  | 5.3141 | 9.2024 | 10.1645 | 100.05 | 0.0755 | 0.1667 | 0.2257 | 31 | 0.3312 | 0.0171 | 0.1676 | 0.3255 | 0.2306 | 0.1680 | 0.1307 | 0.1666 | 0.3910 | 0.1323 | 0.4009 |
| 32 | Kato et al. (1979) | Mn-Bt | No. 0 | 5.392 | 9.342 | 10.365 | 100.29 | 0.0750 | 0.1670 | 0.2240 | 32 | 0.3320 | 0.0150 | 0.1650 | 0.3210 | 0.2310 | 0.1660 | 0.1280 | 0.1660 | 0.3870 | 0.1290 | 0.3910 |
| 33 | " | Mn-Ba-Phl | No. 1 | 5.380 | 9.295 | 10.318 | 99.96 | 0.0746 | 0.1667 | 0.2258 | 33 | 0.3319 | 0.0229 | 0.1688 | 0.3224 | 0.2335 | 0.1674 | 0.1270 | 0.1678 | 0.3864 | 0.1290 | 0.3945 |
| 34 | " | " | No. 2 | 5.349 | 9.241 | 10.282 | 99.96 | 0.0743 | 0.1672 | 0.2263 | 34 | 0.3332 | 0.0261 | 0.1688 | 0.3187 | 0.2332 | 0.1670 | 0.1277 | 0.1681 | 0.3885 | 0.1304 | 0.3968 |
| 35 | " | " | No. 5 | 5.330 | 9.245 | 10.24 | 99.92 | 0.0755 | 0.1666 | 0.2260 | 35 | 0.3306 | 0.0027 | 0.1677 | 0.3336 | 0.2223 | 0.1677 | 0.1296 | 0.1671 | 0.3904 | 0.1299 | 0.3977 |
| 36 | " | kinoshitalite | No. 6 | 5.345 | 9.250 | 10.256 | 99.99 | 0.0751 | 0.1667 | 0.2245 | 36 | 0.3306 | -0.0070 | 0.1635 | 0.3364 | 0.2177 | 0.1654 | 0.1299 | 0.1674 | 0.3892 | 0.1308 | 0.3972 |
| 37 | Brigatti et al. (2000a) | Al-rich Bt | A4 | 5.352 | 9.268 | 10.255 | 100.27 | 0.0757 | 0.1671 | 0.2263 | 37 | 0.3332 | 0.0130 | 0.1704 | 0.3272 | 0.2284 | 0.1692 | 0.1316 | 0.1690 | 0.3916 | 0.1280 | 0.3972 |
| 38 | " | " | GFS15a | 5.339 | 9.232 | 10.208 | 100.3 | 0.0758 | 0.1669 | 0.2264 | 38 | 0.3331 | 0.0162 | 0.1700 | 0.3264 | 0.2315 | 0.1692 | 0.1322 | 0.1685 | 0.3920 | 0.1285 | 0.3969 |
| 39 | " | " | H87 | 5.344 | 9.256 | 10.237 | 100.27 | 0.0755 | 0.1671 | 0.2261 | 39 | 0.3331 | 0.0160 | 0.1705 | 0.3270 | 0.2296 | 0.1690 | 0.1330 | 0.1690 | 0.3923 | 0.1263 | 0.3970 |
| 40 | " | " | CC1 | 5.328 | 9.222 | 10.197 | 100.26 | 0.0757 | 0.1671 | 0.2265 | 40 | 0.3334 | 0.0156 | 0.1710 | 0.3271 | 0.2297 | 0.1689 | 0.1326 | 0.1693 | 0.3921 | 0.1269 | 0.3977 |
| 41 | " | " | C3-31 | 5.347 | 9.257 | 10.211 | 100.27 | 0.0756 | 0.1671 | 0.2257 | 41 | 0.3333 | 0.0181 | 0.1700 | 0.3252 | 0.2307 | 0.1681 | 0.1322 | 0.1686 | 0.3915 | 0.1280 | 0.3975 |
| 42 | " | " | B1 | 5.336 | 9.239 | 10.200 | 100.29 | 0.0756 | 0.1670 | 0.2258 | 42 | 0.3332 | 0.0169 | 0.1704 | 0.3256 | 0.2313 | 0.1685 | 0.1326 | 0.1687 | 0.3919 | 0.1268 | 0.3978 |
| 43 | Knurr and Bailey (1986) | Phl |  | 5.316 | 9.221 | 10.282 | 99.90 | 0.0754 | 0.1668 | 0.2276 | 43 | 0.3320 | 0.0065 | 0.1709 | 0.3321 | 0.2247 | 0.1703 | 0.1302 | 0.1669 | 0.3917 | 0.1392 | 0.3993 |
| 44 | Comodi et al. (1999) | syn, Cs-ferriannite | No.1 | 5.486 | 9.506 | 10.818 | 99.67 | 0.0797 | 0.1666 | 0.2384 | 44 | 0.3323 | 0.0588 | 0.1836 | 0.3117 | 0.2496 | 0.1824 | 0.1325 | 0.1664 | 0.3958 | 0.1322 | 0.4018 |
| 45 | " | " | No.2 | 5.480 | 9.498 | 10.820 | 99.76 | 0.0796 | 0.1666 | 0.2382 | 45 | 0.3319 | 0.0610 | 0.1838 | 0.3119 | 0.2501 | 0.1844 | 0.1326 | 0.1662 | 0.3962 | 0.1325 | 0.4015 |
| 46 | MacKinney et al. (1988) | clintonite | No.1 | 5.197 | 9.002 | 9.812 | 100.32 | 0.0705 | 0.1670 | 0.2101 | 46 | 0.3292 | -0.0735 | 0.1523 | 0.3627 | 0.1878 | 0.1512 | 0.1316 | 0.1689 | 0.3889 | 0.1277 | 0.3990 |
| 47 | " | " | No.2 | 5.199 | 9.005 | 9.812 | 100.30 | 0.0703 | 0.1670 | 0.2100 | 47 | 0.3292 | -0.0740 | 0.1528 | 0.3631 | 0.1876 | 0.1513 | 0.1311 | 0.1685 | 0.3887 | 0.1281 | 0.3981 |
| 48 | " | " | No.3 | 5.200 | 9.005 | 9.779 | 100.30 | 0.0703 | 0.1669 | 0.2096 | 48 | 0.3302 | -0.0705 | 0.1508 | 0.3609 | 0.1895 | 0.1500 | 0.1306 | 0.1681 | 0.3877 | 0.1291 | 0.3977 |
| 49 | McCauley et al. (1973) | syn | F-Phl | 5.308 | 9.183 | 10.139 | 100.07 | 0.0751 | 0.1663 | 0.2245 | 49 | 0.3306 | 0.0274 | 0.1678 | 0.3208 | 0.2347 | 0.1682 | 0.1291 | 0.1661 | 0.3896 | 0.1327 | 0.4017 |
| 50 | McCauley and Newham (1973) | syn | BaLi-trioc | 5.2858 | 9.1575 | 10.0375 | 100.124 | 0.0748 | 0.1670 | 0.2250 | 50 | 0.3335 | 0.0235 | 0.1598 | 0.3139 | 0.2395 | 0.1609 | 0.1311 | 0.1671 | 0.3874 | 0.1309 | 0.3981 |
| 51 | Oberti et al. (1993) | preiswerkite | KP9 | 5.225 | 9.050 | 9.791 | 100.27 | 0.0709 | 0.1666 | 0.2126 | 51 | 0.3291 | -0.0513 | 0.1598 | 0.3546 | 0.1971 | 0.1593 | 0.1285 | 0.1685 | 0.3918 | 0.1335 | 0.3970 |
| 52 | " | " | KP17 | 5.228 | 9.049 | 9.819 | 100.4 | 0.0740 | 0.1672 | 0.2139 | 52 | 0.3302 | -0.0470 | 0.1651 | 0.3559 | 0.1989 | 0.1584 | 0.1348 | 0.1703 | 0.3905 | 0.1252 | 0.3989 |
| 53 | Ohta et al. (1982) | oxy-Bt |  | 5.3204 | 9.210 | 10.104 | 100.102 | 0.0730 | 0.1673 | 0.2228 | 53 | 0.3454 | 0.0177 | 0.1666 | 0.3217 | 0.2315 | 0.1645 | 0.1298 | 0.1697 | 0.3905 | 0.1335 | 0.4006 |
| 54 | Rayner (1974) | Phl |  | 5.322 | 9.206 | 10.24 | 100.03 | 0.0746 | 0.1664 | 0.2267 | 54 | 0.3319 | 0.0119 | 0.1698 | 0.3279 | 0.2281 | 0.1693 | 0.1313 | 0.1674 | 0.3918 | 0.1309 | 0.4001 |
| 55 | Takeda and Morosin (1975) | syn | F-Phl | 5.3074 | 9.195 | 10.134 | 100.08 | 0.0755 | 0.1666 | 0.2253 | 55 | 0.3309 | 0.0234 | 0.1663 | 0.3228 | 0.2335 | 0.1671 | 0.1299 | 0.1663 | 0.3912 | 0.1332 | 0.4026 |
| 56 | Ferraris et al. (2001) | Phl |  | 5.305 | 9.199 | 10.232 | 100.03 | 0.0762 | 0.16676 | 0.2287 | 56 | 0.3337 | 0.155 | 0.16637 | 0.3127 | 0.2432 | 0.1675 | 0.1298 | 0.167 | 0.3895 | 0.133 | 0.3968 |
| 57 | Steinfink (1962) | Phl |  | 5.36 | 9.29 | 10.41 | 100 | 0.0766 | 0.1679 | 0.2261 | 57 | 0.3333 | -0.0037 | 0.17 | 0.338 | 0.2229 | 0.1692 | 0.1273 | 0.1682 | 0.39 | 0.1354 | 0.3955 |
| 58 | Weiss et al. (1993) | protolithionite |  | 5.3655 | 9.293 | 10.198 | 100.47 | 0.0755 | 0.1666 | 0.2253 | 58 | 0.3307 | 0.0487 | 0.1676 | 0.3085 | 0.2466 | 0.1671 | 0.1321 | 0.1668 | 0.3905 | 0.1245 | 0.3929 |
| 59 | Schingaro et al. (2001) | Phl | LC2G | 5.332 | 9.235 | 10.22 | 100.06 | 0.0753 | 0.1668 | 0.226 | 59 | 0.3341 | 0.013 | 0.1694 | 0.3273 | 0.2284 | 0.1686 | 0.1306 | 0.1674 | 0.3914 | 0.1315 | 0.3994 |
| 60 |  | " | LC7G | 5.327 | 9.225 | 10.236 | 99.99 | 0.0754 | 0.1669 | 0.2263 | 60 | 0.3341 | 0.006 | 0.171 | 0.332 | 0.2237 | 0.1699 | 0.1305 | 0.1671 | 0.3923 | 0.1310 | 0.3964 |
| 61 |  | " | LC7N | 5.346 | 9.258 | 10.208 | 100.12 | 0.0746 | 0.167 | 0.2249 | 61 | 0.3358 | 0.0152 | 0.1688 | 0.3262 | 0.2295 | 0.1672 | 0.1307 | 0.1678 | 0.3911 | 0.1315 | 0.3988 |
| 62 | Gnos and Armbruster (2000) | kinoshitalite |  | 5.316 | 9.23 | 10.197 | 100.06 | 0.075 | 0.16661 | 0.22401 | 62 | 0.33063 | 0.0081 | 0.1605 | 0.3344 | 0.2193 | 0.1607 | 0.1302 | 0.1663 | 0.3894 | 0.0900 | 0.3975 |
| 63 | Redhammer et al. (2000) | Syd | G-117 | 5.377 | 9.308 | 10.283 | 100.22 | 0.0754 | 0.1668 | 0.2258 | 63 | 0.3320 | 0.0158 | 0.1706 | 0.3260 | 0.2298 | 0.1695 | 0.1319 | 0.1679 | 0.3918 | 0.1271 | 0.3963 |
| 64 | Robert and Gaspérin (1985) | Zn-mica | hendricksite | 5.340 | 9.254 | 10.235 | 100.07 | 0.0750 | 0.1668 | 0.2252 | 64 | 0.3317 | 0.0211 | 0.1671 | 0.3242 | 0.2331 | 0.1674 | 0.1313 | 0.1663 | 0.3898 | 0.1297 | 0.3949 |
| 65 | Sartori (1976) | lepidolite |  | 5.20 | 9.01 | 10.09 | 99.28 | 0.0810 | 0.1685 | 0.2320 | 65 | 0.3283 | 0.0214 | 0.1742 | 0.3251 | 0.2310 | 0.1680 | 0.1421 | 0.1768 | 0.3941 | 0.1107 | 0.4015 |
| 66 | Takeda and Donnay (1966) | syn | Li-F-mica | 5.31 | 9.21 | 10.13 | 100.02 | 0.0753 | 0.1665 | 0.2250 | 66 | 0.3308 | 0.0235 | 0.1664 | 0.3218 | 0.2346 | 0.1670 | 0.1305 | 0.1665 | 0.3910 | 0.1329 | 0.4020 |
| 67 | Takeda and Ross (1975) | Bt | hy-Bt | 5.331 | 9.231 | 10.173 | 100.16 | 0.0745 | 0.1671 | 0.2242 | 67 | 0.3392 | 0.0165 | 0.1674 | 0.3240 | 0.2310 | 0.1660 | 0.1310 | 0.1684 | 0.3906 | 0.1312 | 0.3985 |
| 68 | Takéuchi (1965) | syn | clintonite | 5.194 | 9.003 | 9.802 | 100.1 | 0.0640 | 0.1680 | 0.2080 | 68 | 0.3300 | -0.0730 | 0.1500 | 0.3570 | 0.1880 | 0.1440 | 0.1170 | 0.1650 | 0.3830 | 0.1320 | 0.4000 |
| 69 | Tateyama et al. (1974) | syn | oct-vac | 5.321 | 9.238 | 10.287 | 100.06 | 0.0759 | 0.1665 | 0.2293 | 69 | 0.3325 | 0.0190 | 0.1686 | 0.3294 | 0.2320 | 0.1720 | 0.1287 | 0.1668 | 0.3889 | 0.1360 | 0.3956 |
| 70 | Toraya et al. (1977) | syn | taeniolite | 5.231 | 9.065 | 10.140 | 99.86 | 0.0757 | 0.1667 | 0.2283 | 70 | 0.3344 | 0.0494 | 0.1650 | 0.3075 | 0.2473 | 0.1650 | 0.1284 | 0.1668 | 0.3871 | 0.1333 | 0.3967 |
| 71 | Toraya et al. (1978a) | syn | Ge-mtm-like | 5.421 | 9.353 | 10.533 | 100.14 | 0.0767 | 0.1678 | 0.2290 | 71 | 0.3362 | -0.0140 | 0.1627 | 0.3345 | 0.2175 | 0.1578 | 0.1390 | 0.1729 | 0.3931 | 0.1130 | 0.3999 |
| 72 | " | " | Ge-taeniolite | 5.395 | 9.341 | 10.547 | 99.87 | 0.0759 | 0.1669 | 0.2302 | 72 | 0.3363 | -0.0158 | 0.1612 | 0.3376 | 0.2154 | 0.1603 | 0.1295 | 0.1676 | 0.3941 | 0.1350 | 0.4032 |
| 73 | Toraya et al. (1976) | syn | mtm | 5.253 | 9.086 | 10.159 | 99.89 | 0.0757 | 0.1667 | 0.2272 | 73 | 0.3336 | 0.0476 | 0.1669 | 0.3088 | 0.2466 | 0.1666 | 0.1291 | 0.1667 | 0.3873 | 0.1333 | 0.3978 |
| 74 | Toraya et al. (1983) | syn | Mn-F-Mg-mica | 5.285 | 9.157 | 10.190 | 99.97 | 0.0756 | 0.1668 | 0.2271 | 74 | 0.3336 | 0.0470 | 0.1680 | 0.3104 | 0.2458 | 0.1680 | 0.1397 | 0.1668 | 0.3881 | 0.1335 | 0.3991 |
| 75 | Toraya et al. (1978b) | syn | Ge-Phl | 5.417 | 9.345 | 10.468 | 100.03 | 0.0755 | 0.1668 | 0.2267 | 75 | 0.3317 | -0.0269 | 0.1650 | 0.3464 | 0.2087 | 0.1645 | 0.1314 | 0.1668 | 0.3956 | 0.1371 | 0.4086 |
| 76 | Toraya and Marumo (1983) | syn | Mg-Ge-F-mica | 5.413 | 9.368 | 10.531 | 99.88 | 0.0759 | 0.1669 | 0.2284 | 76 | 0.3340 | -0.0180 | 0.1611 | 0.3392 | 0.2144 | 0.1606 | 0.1320 | 0.1678 | 0.3939 | 0.1338 | 0.4043 |
| 77 | Toraya et al. (1978c) | syn | F-Ph-like | 5.292 | 9.164 | 10.143 | 100.07 | 0.0756 | 0.1665 | 0.2262 | 77 | 0.3321 | 0.0375 | 0.1669 | 0.3150 | 0.2408 | 0.1669 | 0.1298 | 0.1665 | 0.3891 | 0.1336 | 0.4008 |
| 78 | Toraya and Marumo (1981) | syn, Mn-Bt | x=.68 | 5.435 | 9.413 | 10.458 | 100.03 | 0.0752 | 0.1667 | 0.2249 | 78 | 0.3312 | -0.0236 | 0.1626 | 0.3428 | 0.2117 | 0.1630 | 0.1322 | 0.1665 | 0.3945 | 0.1355 | 0.4049 |
| 79 | " | " | x=1.96 | 5.489 | 9.509 | 10.462 | 100.12 | 0.0744 | 0.1667 | 0.2224 | 79 | 0.3314 | -0.0138 | 0.1608 | 0.3371 | 0.2161 | 0.1602 | 0.1307 | 0.1670 | 0.3924 | 0.1324 | 0.4009 |
| 80 | Tyrna and Guggenheim (1991) | norrishite |  | 5.289 | 8.914 | 10.062 | 98.22 | 0.0629 | 0.1707 | 0.2270 | 80 | 0.3472 | 0.0450 | 0.1670 | 0.2970 | 0.2486 | 0.1615 | 0.1080 | 0.1787 | 0.3853 | 0.1090 | 0.3960 |
| 81 | Guggenheim and Frimmel (1999) | ferrokinoshitalite |  | 5.389 | 9.337 | 10.054 | 100.53 | 0.0745 | 0.1664 | 0.2199 | 81 | 0.3331 | 0.0333 | 0.1578 | 0.3134 | 0.2400 | 0.1586 | 0.1319 | 0.1659 | 0.3883 | 0.1229 | 0.3871 |
| 82 | Cruciani and Zanazzi (1994) | Phl | 1 | 5.325 | 9.236 | 10.242 | 100.12 | 0.0758 | 0.1669 | 0.2273 | 82 | 0.3330 | 0.0120 | 0.1709 | 0.3290 | 0.2279 | 0.1703 | 0.1314 | 0.1675 | 0.3919 | 0.1304 | 0.3985 |
| 83 | " | " | 2 | 5.313 | 9.210 | 10.286 | 99.91 | 0.0760 | 0.1668 | 0.2285 | 83 | 0.3323 | 0.0064 | 0.1709 | 0.3316 | 0.2254 | 0.1712 | 0.1305 | 0.1670 | 0.3919 | 0.1329 | 0.3998 |
| 84 | " | " | 3 | 5.321 | 9.219 | 10.124 | 100.15 | 0.0749 | 0.1667 | 0.2244 | 84 | 0.3347 | 0.0256 | 0.1659 | 0.3199 | 0.2355 | 0.1658 | 0.1311 | 0.1672 | 0.3904 | 0.1312 | 0.4004 |
| 85 | " | " | 4 | 5.327 | 9.228 | 10.217 | 100.05 | 0.0751 | 0.1668 | 0.2259 | 85 | 0.3356 | 0.0100 | 0.1695 | 0.3286 | 0.2270 | 0.1685 | 0.1306 | 0.1677 | 0.3912 | 0.1318 | 0.3994 |
| 86 | " | " | 5 | 5.324 | 9.217 | 10.230 | 100.04 | 0.0754 | 0.1669 | 0.2265 | 86 | 0.3351 | 0.0095 | 0.1697 | 0.3291 | 0.2265 | 0.1693 | 0.1304 | 0.1675 | 0.3916 | 0.1323 | 0.3992 |
| 87 | " | " | 6 | 5.316 | 9.202 | 10.212 | 100.12 | 0.0750 | 0.1668 | 0.2264 | 87 | 0.3354 | 0.0126 | 0.1677 | 0.3254 | 0.2287 | 0.1684 | 0.1306 | 0.1676 | 0.3915 | 0.1348 | 0.4011 |
| 88 | " | " | 7 | 5.310 | 9.200 | 10.277 | 99.92 | 0.0761 | 0.1668 | 0.2279 | 88 | 0.3339 | 0.0145 | 0.1687 | 0.3257 | 0.2298 | 0.1694 | 0.1310 | 0.1676 | 0.3920 | 0.1313 | 0.3984 |
| 89 | " | " | 8 | 5.315 | 9.200 | 10.193 | 100.01 | 0.0753 | 0.1668 | 0.2266 | 89 | 0.3367 | 0.0158 | 0.1701 | 0.3258 | 0.2299 | 0.1685 | 0.1311 | 0.1678 | 0.3918 | 0.1303 | 0.4001 |
| 90 | " | " | 9 | 5.317 | 9.211 | 10.228 | 100.01 | 0.0754 | 0.1668 | 0.2268 | 90 | 0.3346 | 0.0081 | 0.1693 | 0.3299 | 0.2260 | 0.1690 | 0.1306 | 0.1675 | 0.3917 | 0.1321 | 0.3994 |
| 91 | " | " | 10 | 5.319 | 9.217 | 10.208 | 100.03 | 0.0751 | 0.1669 | 0.2258 | 91 | 0.3358 | 0.0082 | 0.1693 | 0.3305 | 0.2259 | 0.1687 | 0.1300 | 0.1679 | 0.3913 | 0.1331 | 0.3999 |
| 92 | " | " | 11 | 5.319 | 9.212 | 10.251 | 100.04 | 0.0756 | 0.1668 | 0.2271 | 92 | 0.3345 | 0.0069 | 0.1701 | 0.3307 | 0.2254 | 0.1698 | 0.1310 | 0.1676 | 0.3921 | 0.1318 | 0.3994 |
| 93 | " | " | 12 | 5.330 | 9.229 | 10.196 | 100.06 | 0.0746 | 0.1670 | 0.2251 | 93 | 0.3373 | 0.0114 | 0.1684 | 0.3275 | 0.2276 | 0.1677 | 0.1305 | 0.1680 | 0.3912 | 0.1321 | 0.3994 |
| 94 | " | " | 14 | 5.320 | 9.218 | 10.217 | 100.11 | 0.0750 | 0.1666 | 0.2263 | 94 | 0.3362 | 0.0194 | 0.1693 | 0.3234 | 0.2311 | 0.1687 | 0.1314 | 0.1679 | 0.3915 | 0.1302 | 0.4000 |
| 95 | " | " | 15 | 5.335 | 9.242 | 10.202 | 100.05 | 0.0757 | 0.1673 | 0.2265 | 95 | 0.3351 | 0.0171 | 0.1701 | 0.3254 | 0.2313 | 0.1701 | 0.1336 | 0.1682 | 0.3924 | 0.1301 | 0.3974 |
| 96 | " | " | 16 | 5.322 | 9.223 | 10.190 | 100.02 | 0.0748 | 0.1669 | 0.2257 | 96 | 0.3395 | 0.0061 | 0.1697 | 0.3304 | 0.2254 | 0.1688 | 0.1304 | 0.1685 | 0.3919 | 0.1343 | 0.4012 |
| 97 | " | " | 17 | 5.334 | 9.240 | 10.225 | 100.06 | 0.0756 | 0.1669 | 0.2269 | 97 | 0.3349 | 0.0171 | 0.1692 | 0.3260 | 0.2302 | 0.1687 | 0.1304 | 0.1673 | 0.3910 | 0.1313 | 0.3994 |
| 98 | " | " | 18 | 5.314 | 9.204 | 10.182 | 100.03 | 0.0754 | 0.1668 | 0.2264 | 98 | 0.3344 | 0.0113 | 0.1686 | 0.3273 | 0.2284 | 0.1683 | 0.1308 | 0.1671 | 0.3913 | 0.1318 | 0.3986 |
| 99 | " | " | 19 | 5.338 | 9.244 | 10.259 | 100.12 | 0.0761 | 0.1666 | 0.2270 | 99 | 0.3345 | 0.0164 | 0.1687 | 0.3267 | 0.2300 | 0.1688 | 0.1303 | 0.1662 | 0.3913 | 0.1328 | 0.3989 |
| 100 | " | " | 21 | 5.336 | 9.244 | 10.089 | 100.29 | 0.0738 | 0.1671 | 0.2222 | 100 | 0.3423 | 0.0255 | 0.1648 | 0.3179 | 0.2356 | 0.1628 | 0.1314 | 0.1699 | 0.3900 | 0.1288 | 0.3994 |
| 101 | " | " | 22 | 5.336 | 9.245 | 10.079 | 100.30 | 0.0735 | 0.1669 | 0.2214 | 101 | 0.3427 | 0.0263 | 0.1646 | 0.3185 | 0.2359 | 0.1620 | 0.1312 | 0.1697 | 0.3904 | 0.1311 | 0.3984 |
| 102 | " | " | 23 | 5.337 | 9.249 | 10.096 | 100.31 | 0.0738 | 0.1670 | 0.2222 | 102 | 0.3419 | 0.0272 | 0.1646 | 0.3169 | 0.2367 | 0.1628 | 0.1313 | 0.1697 | 0.3903 | 0.1278 | 0.3975 |
| 103 | " | " | 24 | 5.339 | 9.251 | 10.298 | 99.86 | 0.0758 | 0.1666 | 0.2278 | 103 | 0.3323 | 0.0110 | 0.1701 | 0.3295 | 0.2269 | 0.1699 | 0.1313 | 0.1669 | 0.3915 | 0.1313 | 0.3989 |
| 104 | " | " | 25 | 5.337 | 9.243 | 10.298 | 99.92 | 0.0758 | 0.1668 | 0.2279 | 104 | 0.3323 | 0.0112 | 0.1701 | 0.3295 | 0.2265 | 0.1701 | 0.1305 | 0.1668 | 0.3913 | 0.1331 | 0.3992 |
| 105 | " | " | 26 | 5.331 | 9.228 | 10.240 | 100.02 | 0.0752 | 0.1669 | 0.2266 | 105 | 0.3369 | 0.0118 | 0.1699 | 0.3276 | 0.2281 | 0.1692 | 0.1310 | 0.1677 | 0.3914 | 0.1314 | 0.3989 |
| 106 | Brigatti et al. (1991) | Ti-Bt | 8 | 5.317 | 9.207 | 10.232 | 99.98 | 0.0756 | 0.1668 | 0.2269 | 106 | 0.3347 | 0.0171 | 0.1697 | 0.3256 | 0.2311 | 0.1692 | 0.1313 | 0.1673 | 0.3914 | 0.1311 | 0.3979 |
| 107 | " | " | 9 | 5.306 | 9.190 | 10.163 | 100.11 | 0.0753 | 0.1668 | 0.2258 | 107 | 0.3353 | 0.0220 | 0.1682 | 0.3222 | 0.2334 | 0.1672 | 0.1309 | 0.1672 | 0.3911 | 0.1317 | 0.4006 |
| 108 | " | " | 10 | 5.322 | 9.228 | 10.102 | 100.25 | 0.0743 | 0.1670 | 0.2232 | 108 | 0.3353 | 0.0291 | 0.1673 | 0.3187 | 0.2368 | 0.1663 | 0.1321 | 0.1687 | 0.3907 | 0.1308 | 0.4007 |
| 109 | " | " | 11 | 5.315 | 9.204 | 10.168 | 100.13 | 0.0749 | 0.1669 | 0.2255 | 109 | 0.3364 | 0.0212 | 0.1683 | 0.3230 | 0.2327 | 0.1674 | 0.1310 | 0.1676 | 0.3911 | 0.1312 | 0.3998 |
| 110 | " | " | 12 | 5.314 | 9.190 | 10.160 | 100.18 | 0.0750 | 0.1668 | 0.2258 | 110 | 0.3357 | 0.0214 | 0.1686 | 0.3225 | 0.2330 | 0.1677 | 0.1307 | 0.1674 | 0.3910 | 0.1311 | 0.3995 |
| 111 | " | " | 15 | 5.329 | 9.235 | 10.190 | 100.20 | 0.0742 | 0.1671 | 0.2250 | 111 | 0.3368 | 0.0174 | 0.1691 | 0.3243 | 0.2311 | 0.1678 | 0.1307 | 0.1683 | 0.3910 | 0.1293 | 0.3964 |
| 112 | " | " | 16 | 5.333 | 9.256 | 10.186 | 100.17 | 0.0747 | 0.1669 | 0.2254 | 112 | 0.3353 | 0.0297 | 0.1678 | 0.3201 | 0.2368 | 0.1678 | 0.1310 | 0.1679 | 0.3905 | 0.1291 | 0.3952 |
| 113 | " | " | 17 | 5.323 | 9.215 | 10.210 | 100.14 | 0.0759 | 0.1664 | 0.2268 | 113 | 0.3327 | 0.0145 | 0.1712 | 0.3249 | 0.2298 | 0.1697 | 0.1302 | 0.1671 | 0.3904 | 0.1293 | 0.3954 |
| 114 | Brigatti and Poppi (1993) | Ba-rich trioc | 18 | 5.320 | 9.207 | 10.100 | 100.24 | 0.0744 | 0.1671 | 0.2236 | 114 | 0.3415 | 0.0252 | 0.1665 | 0.3190 | 0.2352 | 0.1647 | 0.1316 | 0.1685 | 0.3906 | 0.1305 | 0.4013 |
| 115 | " | " | 19 | 5.331 | 9.230 | 10.160 | 100.19 | 0.0744 | 0.1671 | 0.2241 | 115 | 0.3377 | 0.0165 | 0.1682 | 0.3238 | 0.2305 | 0.1674 | 0.1316 | 0.1679 | 0.3912 | 0.1298 | 0.3988 |
| 116 | " | " | 20 | 5.323 | 9.219 | 10.219 | 100.03 | 0.0751 | 0.1668 | 0.2263 | 116 | 0.3350 | 0.0107 | 0.1705 | 0.3294 | 0.2267 | 0.1690 | 0.1302 | 0.1675 | 0.3914 | 0.1312 | 0.3988 |
| 117 | " | " | 21 | 5.326 | 9.222 | 10.223 | 100.04 | 0.0752 | 0.1668 | 0.2262 | 117 | 0.3354 | 0.0090 | 0.1699 | 0.3300 | 0.2264 | 0.1691 | 0.1304 | 0.1675 | 0.3913 | 0.1326 | 0.3992 |
| 118 | " | " | 22 | 5.330 | 9.245 | 10.192 | 100.35 | 0.0731 | 0.1670 | 0.2231 | 118 | 0.3408 | 0.0357 | 0.1675 | 0.3142 | 0.2376 | 0.1655 | 0.1339 | 0.1687 | 0.3905 | 0.1328 | 0.3968 |
| 119 | " | " | 23 | 5.328 | 9.219 | 10.233 | 99.88 | 0.0753 | 0.1667 | 0.2267 | 119 | 0.3338 | 0.0094 | 0.1706 | 0.3303 | 0.2265 | 0.1696 | 0.1295 | 0.1673 | 0.3911 | 0.1299 | 0.3973 |
| 120 | " | " | 24 | 5.328 | 9.224 | 10.247 | 100.01 | 0.0755 | 0.1669 | 0.2262 | 120 | 0.3338 | 0.0092 | 0.1692 | 0.3289 | 0.2270 | 0.1691 | 0.1307 | 0.1676 | 0.3913 | 0.1306 | 0.3973 |
| 121 | " | " | 25 | 5.333 | 9.241 | 10.180 | 100.10 | 0.0748 | 0.1669 | 0.2246 | 121 | 0.3356 | 0.0119 | 0.1673 | 0.3272 | 0.2282 | 0.1666 | 0.1308 | 0.1675 | 0.3910 | 0.1317 | 0.3984 |
| 122 | " | " | 26 | 5.322 | 9.209 | 10.163 | 100.17 | 0.0755 | 0.1667 | 0.2246 | 122 | 0.3306 | -0.0032 | 0.1641 | 0.3341 | 0.2206 | 0.1639 | 0.1307 | 0.1664 | 0.3911 | 0.1313 | 0.3985 |
| 123 | " | " | 27 | 5.318 | 9.214 | 10.164 | 100.11 | 0.0753 | 0.1666 | 0.2244 | 123 | 0.3307 | -0.0029 | 0.1641 | 0.3342 | 0.2211 | 0.1638 | 0.1311 | 0.1663 | 0.3909 | 0.1310 | 0.3988 |
| 124 | Alietti et al. (1995) | high-Al Phl | Phl1a | 5.306 | 9.195 | 10.272 | 100.01 | 0.0767 | 0.1668 | 0.2284 | 124 | 0.3317 | 0.0049 | 0.1716 | 0.3333 | 0.2240 | 0.1724 | 0.1308 | 0.1670 | 0.3932 | 0.1328 | 0.3979 |
| 125 | " | " | Phl1b | 5.309 | 9.180 | 10.291 | 100.00 | 0.0761 | 0.1667 | 0.2287 | 125 | 0.3316 | 0.0029 | 0.1721 | 0.3340 | 0.2228 | 0.1716 | 0.1305 | 0.1669 | 0.3928 | 0.1326 | 0.3985 |
| 126 | " | " | Phl2a | 5.305 | 9.189 | 10.286 | 99.96 | 0.0766 | 0.1666 | 0.2284 | 126 | 0.3308 | 0.0013 | 0.1718 | 0.3358 | 0.2214 | 0.1721 | 0.1313 | 0.1666 | 0.3927 | 0.1318 | 0.3993 |
| 127 | " | " | Phl3a | 5.299 | 9.179 | 10.279 | 99.90 | 0.0765 | 0.1667 | 0.2285 | 127 | 0.3309 | -0.0064 | 0.1738 | 0.3395 | 0.2182 | 0.1732 | 0.1322 | 0.1673 | 0.3937 | 0.1306 | 0.3997 |
| 128 | " | " | Phl4a | 5.307 | 9.199 | 10.291 | 99.89 | 0.0764 | 0.1667 | 0.2287 | 128 | 0.3310 | 0.0031 | 0.1719 | 0.3340 | 0.2225 | 0.1717 | 0.1295 | 0.1670 | 0.3920 | 0.1319 | 0.3981 |
| 129 | Alietti et al. (1997) | clintonite | Cli5a | 5.200 | 9.005 | 9.795 | 100.24 | 0.0705 | 0.1667 | 0.2101 | 129 | 0.3299 | -0.0750 | 0.1511 | 0.3630 | 0.1876 | 0.1507 | 0.1308 | 0.1678 | 0.3892 | 0.1300 | 0.3960 |
| 130 | " | " | Cli7c | 5.198 | 9.006 | 9.796 | 100.21 | 0.0703 | 0.1666 | 0.2102 | 130 | 0.3307 | -0.0794 | 0.1504 | 0.3661 | 0.1845 | 0.1506 | 0.1296 | 0.1670 | 0.3898 | 0.1300 | 0.3928 |
| 131 | " | " | Cli8a | 5.194 | 8.995 | 9.788 | 100.23 | 0.0702 | 0.1668 | 0.2101 | 131 | 0.3301 | -0.0772 | 0.1514 | 0.3640 | 0.1857 | 0.1507 | 0.1302 | 0.1678 | 0.3886 | 0.1310 | 0.3948 |
| 132 | " | " | Cli8d | 5.203 | 9.026 | 9.811 | 100.27 | 0.0703 | 0.1668 | 0.2101 | 132 | 0.3298 | -0.0752 | 0.1513 | 0.3626 | 0.1879 | 0.1501 | 0.1309 | 0.1678 | 0.3896 | 0.1294 | 0.3954 |
| 133 | " | " | Cli9a | 5.192 | 9.003 | 9.794 | 100.17 | 0.0703 | 0.1672 | 0.2102 | 133 | 0.3315 | -0.0849 | 0.1533 | 0.3647 | 0.1829 | 0.1505 | 0.1319 | 0.1678 | 0.3918 | 0.1322 | 0.3893 |
| 134 | " | " | Cli9b | 5.202 | 9.005 | 9.816 | 100.30 | 0.0707 | 0.1670 | 0.2103 | 134 | 0.3296 | -0.0715 | 0.1516 | 0.3619 | 0.1882 | 0.1510 | 0.1298 | 0.1686 | 0.3878 | 0.1293 | 0.3977 |
| 135 | Brigatti et al. (2001) | Bt | Tpp16-6a | 5.330 | 9.239 | 10.305 | 99.89 | 0.0760 | 0.1667 | 0.2281 | 135 | 0.3322 | 0.0143 | 0.1698 | 0.3280 | 0.2277 | 0.1706 | 0.1299 | 0.1674 | 0.3910 | 0.1330 | 0.3976 |
| 136 | " | " | Tax27-1 | 5.351 | 9.267 | 10.311 | 99.99 | 0.0758 | 0.1667 | 0.2274 | 136 | 0.3331 | 0.0158 | 0.1703 | 0.3265 | 0.2300 | 0.1697 | 0.1303 | 0.1669 | 0.3907 | 0.1324 | 0.3974 |
| 137 | " | " | Taa11-1A | 5.329 | 9.244 | 10.271 | 99.97 | 0.0757 | 0.1667 | 0.2276 | 137 | 0.3327 | 0.0134 | 0.1699 | 0.3290 | 0.2284 | 0.1706 | 0.1302 | 0.1667 | 0.3904 | 0.1309 | 0.3962 |
| 138 | " | " | Tai17-1 | 5.3355 | 9.2457 | 10.294 | 99.94 | 0.0759 | 0.1667 | 0.2274 | 138 | 0.3325 | 0.0109 | 0.1695 | 0.3290 | 0.2271 | 0.1697 | 0.1307 | 0.1669 | 0.3913 | 0.1322 | 0.3974 |
| 139 | " | " | Ta9 | 5.344 | 9.259 | 10.280 | 100.01 | 0.0758 | 0.1667 | 0.2273 | 139 | 0.3331 | 0.0219 | 0.1690 | 0.3232 | 0.2330 | 0.1695 | 0.1306 | 0.1672 | 0.3905 | 0.1318 | 0.3963 |
| 140 | " | " | Li12a | 5.331 | 9.227 | 10.275 | 99.96 | 0.0758 | 0.1667 | 0.2279 | 140 | 0.3333 | 0.0226 | 0.1709 | 0.3237 | 0.2331 | 0.1691 | 0.1295 | 0.1670 | 0.3908 | 0.1323 | 0.3968 |
| 141 | " | " | Tpp16-6b | 5.360 | 9.293 | 10.314 | 100.01 | 0.0758 | 0.1666 | 0.2267 | 141 | 0.3327 | 0.0030 | 0.1701 | 0.3336 | 0.2234 | 0.1702 | 0.1304 | 0.1668 | 0.3909 | 0.1327 | 0.3978 |
| 142 | " | " | Tpp16-6c | 5.3637 | 9.2908 | 10.321 | 99.995 | 0.0756 | 0.1666 | 0.2268 | 142 | 0.3327 | 0.0043 | 0.1700 | 0.3334 | 0.2236 | 0.1703 | 0.1300 | 0.1669 | 0.3911 | 0.1327 | 0.3983 |
| 143 | " | " | Ma1 | 5.317 | 9.208 | 10.118 | 100.15 | 0.0746 | 0.1669 | 0.2241 | 143 | 0.3396 | 0.0322 | 0.1661 | 0.3164 | 0.2389 | 0.1650 | 0.1305 | 0.1680 | 0.3900 | 0.1308 | 0.4002 |
| 144 | Takeda and Burnham (1969) | syn | F-polylithionite | 5.188 | 8.968 | 10.029 | 100.45 | 0.0820 | 0.1686 | 0.2331 | 144 | 0.3286 | 0.0473 | 0.1684 | 0.3126 | 0.2404 | 0.1648 | 0.1317 | 0.1779 | 0.3913 | 0.1107 | 0.3988 |
| 145 | Tepikin et al. (1969) | Bt |  | 5.366 | 9.311 | 10.16 | 100.17 | 0.0730 | 0.1680 | 0.2250 | 145 | 0.3330 | 0.0450 | 0.1630 | 0.3070 | 0.2530 | 0.1690 | 0.1110 | 0.1680 | 0.3950 | 0.1140 | 0.3940 |
| 146 | Semenova et al. (1977) | tetraferri-Phl |  | 5.358 | 9.297 | 10.318 | 100.02 | 0.0752 | 0.1667 | 0.2266 | 146 | 0.3327 | -0.0016 | 0.1708 | 0.3358 | 0.2207 | 0.1700 | 0.1310 | 0.1670 | 0.3921 | 0.1340 | 0.3990 |
| 147 | Soboleva et al. (1977) | paragonite |  | 5.135 | 8.89 | 9.74 | 99.67 | 0.0800 | 0.1700 | 0.2200 | 147 | 0.3220 | -0.0310 | 0.1660 | 0.3600 | 0.1980 | 0.1560 | 0.1350 | 0.1760 | 0.3880 | 0.1090 | 0.3960 |
| 148 | Semenova et al. (1983) | tetraferri-Phl |  | 5.341 | 9.259 | 10.297 | 99.95 | 0.0756 | 0.1668 | 0.2275 | 148 | 0.3323 | 0.0095 | 0.1698 | 0.3302 | 0.2266 | 0.1704 | 0.1299 | 0.1669 | 0.3909 | 0.1329 | 0.3977 |
| 149 | " | tetraferri-Bt |  | 5.373 | 9.311 | 10.306 | 100.1 | 0.0761 | 0.1664 | 0.2264 | 149 | 0.3328 | 0.0117 | 0.1683 | 0.3291 | 0.2271 | 0.1666 | 0.1309 | 0.1679 | 0.3899 | 0.1306 | 0.3951 |
| 150 | Brigatti et al. (2000b) | Fe-rich Phl | 26 | 5.358 | 9.280 | 10.151 | 100.10 | 0.0753 | 0.1670 | 0.2254 | 150 | 0.3334 | 0.0305 | 0.1679 | 0.3190 | 0.2376 | 0.1688 | 0.1300 | 0.1636 | 0.3964 | 0.1299 | 0.3885 |
| 151 | " | " | 33 | 5.372 | 9.313 | 10.204 | 100.52 | 0.0733 | 0.1664 | 0.2239 | 151 | 0.3308 | 0.0441 | 0.1668 | 0.3101 | 0.2455 | 0.1670 | 0.1293 | 0.1659 | 0.3896 | 0.1235 | 0.3918 |
| 152 | " | " | 120 | 5.384 | 9.324 | 10.254 | 100.86 | 0.0690 | 0.1668 | 0.2242 | 152 | 0.3338 | 0.0410 | 0.1675 | 0.3026 | 0.2463 | 0.1675 | 0.1280 | 0.1678 | 0.3894 | 0.1245 | 0.3941 |
| 153 | Redhammer and Roth (2002) | syn | NiPhl#6 | 5.3023 | 9.1804 | 10.2911 | 99.921 | 0.0769 | 0.1666 | 0.2301 | 153 | 0.3320 | 0.0071 | 0.1733 | 0.3341 | 0.2259 | 0.1726 | 0.1316 | 0.1663 | 0.3934 | 0.1337 | 0.3994 |
| 154 | " | " | Phl#2 | 5.3158 | 9.2036 | 10.31 | 99.891 | 0.0765 | 0.1667 | 0.2295 | 154 | 0.3317 | 0.0100 | 0.1717 | 0.3305 | 0.2266 | 0.1717 | 0.1307 | 0.1667 | 0.3917 | 0.1325 | 0.3988 |
| 155 | " | " | CoAn#2 | 5.338 | 9.2465 | 10.341 | 99.977 | 0.0761 | 0.1667 | 0.2278 | 155 | 0.3315 | 0.0182 | 0.1706 | 0.3258 | 0.2306 | 0.1705 | 0.1299 | 0.1668 | 0.3905 | 0.1321 | 0.3976 |
| 156 | " | " | Coni1.8#2 | 5.3225 | 9.2195 | 10.3125 | 99.949 | 0.0764 | 0.1667 | 0.2285 | 156 | 0.3319 | 0.0141 | 0.1708 | 0.3279 | 0.2289 | 0.1708 | 0.1314 | 0.1666 | 0.3913 | 0.1336 | 0.3981 |
| 157 | " | " | A20#2 | 5.3257 | 9.2254 | 10.307 | 99.926 | 0.0762 | 0.1667 | 0.2287 | 157 | 0.3324 | 0.0095 | 0.1717 | 0.3309 | 0.2263 | 0.1718 | 0.1300 | 0.1668 | 0.3916 | 0.1325 | 0.3976 |
| 158 | " | " | A20#4 | 5.3245 | 9.2245 | 10.305 | 99.927 | 0.0762 | 0.1669 | 0.2288 | 158 | 0.3325 | 0.0111 | 0.1717 | 0.3298 | 0.2271 | 0.1714 | 0.1308 | 0.1667 | 0.3916 | 0.1328 | 0.3992 |
| 159 | " | " | A40#7 | 5.3295 | 9.2309 | 10.3074 | 99.944 | 0.0760 | 0.1668 | 0.2279 | 159 | 0.3330 | 0.0145 | 0.1714 | 0.3281 | 0.2286 | 0.1714 | 0.1303 | 0.1675 | 0.3901 | 0.1324 | 0.3963 |
| 160 | " | " | A60#2 | 5.3384 | 9.2465 | 10.3061 | 99.951 | 0.0756 | 0.1668 | 0.2275 | 160 | 0.3345 | 0.0118 | 0.1710 | 0.3279 | 0.2280 | 0.1703 | 0.1301 | 0.1671 | 0.3913 | 0.1330 | 0.3985 |
| 161 | " | " | Mgan1.2#1 | 5.3409 | 9.2536 | 10.3087 | 99.962 | 0.0763 | 0.1667 | 0.2278 | 161 | 0.3339 | 0.0140 | 0.1712 | 0.3283 | 0.2285 | 0.1702 | 0.1303 | 0.1673 | 0.3894 | 0.1331 | 0.3973 |
| 162 | " | " | Mgan1.6#4 | 5.3257 | 9.2241 | 10.3056 | 99.932 | 0.0758 | 0.1668 | 0.2279 | 162 | 0.3339 | 0.0112 | 0.1708 | 0.3288 | 0.2275 | 0.1706 | 0.1303 | 0.1671 | 0.3913 | 0.1332 | 0.3991 |
| 163 | " | " | Sd87#4 | 5.3649 | 9.2892 | 10.2698 | 100.242 | 0.0760 | 0.1668 | 0.2266 | 163 | 0.3314 | -0.0004 | 0.1733 | 0.3367 | 0.2205 | 0.1727 | 0.1333 | 0.1678 | 0.3945 | 0.1269 | 0.3986 |
| 164 | " | " | GaPhl#1 | 5.3214 | 9.214 | 10.3896 | 99.717 | 0.0761 | 0.1667 | 0.2287 | 164 | 0.3327 | 0.0009 | 0.1711 | 0.3346 | 0.2225 | 0.1710 | 0.1303 | 0.1673 | 0.3921 | 0.1336 | 0.3992 |
| 165 | " | Ann | Ann#1 | 5.4059 | 9.3639 | 10.3235 | 100.2 | 0.0722 | 0.1666 | 0.2247 | 165 | 0.3321 | 0.0393 | 0.1677 | 0.3085 | 0.2436 | 0.1680 | 0.1289 | 0.1664 | 0.3885 | 0.1275 | 0.3929 |
| 166 | " | Syd | G-117 | 5.3741 | 9.3083 | 10.2829 | 100.22 | 0.0754 | 0.1668 | 0.2258 | 166 | 0.3320 | 0.0152 | 0.1707 | 0.3266 | 0.2298 | 0.1696 | 0.1317 | 0.1679 | 0.3920 | 0.1271 | 0.3967 |
| 167 | " | Syd | Sdp#3 | 5.371 | 9.302 | 10.256 | 100.25 | 0.0759 | 0.1669 | 0.2262 | 167 | 0.3313 | 0.0126 | 0.1713 | 0.3285 | 0.2280 | 0.1702 | 0.1330 | 0.1681 | 0.3927 | 0.1256 | 0.3976 |
| 168 | Redhammer (pers. comm.) | syn | Nian#4 | 5.3023 | 9.1804 | 10.2911 | 99.921 | 0.0765 | 0.1668 | 0.2298 | 168 | 0.3321 | 0.0098 | 0.1731 | 0.3313 | 0.2263 | 0.1731 | 0.1311 | 0.1665 | 0.3924 | 0.1324 | 0.3998 |
| 169 | " | " | Phl#1 | 5.3158 | 9.2036 | 10.3042 | 99.891 | 0.0762 | 0.1666 | 0.2296 | 169 | 0.3317 | 0.0113 | 0.1718 | 0.3296 | 0.2265 | 0.1722 | 0.1297 | 0.1667 | 0.3914 | 0.1317 | 0.3976 |
| 170 | " | " | CoAn#1 | 5.338 | 9.2465 | 10.341 | 99.977 | 0.0760 | 0.1667 | 0.2277 | 170 | 0.3315 | 0.0183 | 0.1702 | 0.3257 | 0.2311 | 0.1698 | 0.1307 | 0.1667 | 0.3901 | 0.1324 | 0.3975 |
| 171 | Joswig et al. (1986) | clintonite |  | 5.2037 | 9.0126 | 9.8145 | 100.26 | 0.07049 | 0.16705 | 0.20976 | 171 | 0.32982 | -0.07229 | 0.15161 | 0.36158 | 0.18853 | 0.15029 | 0.13088 | 0.16856 | 0.38782 | 0.12827 | 0.39774 |
| 172 | Mellini et al. (1996) | syn | Cs-ferri-Ann | 5.4871 | 9.506 | 10.826 | 99.83 | 0.0794 | 0.1666 | 0.2382 | 172 | 0.3322 | 0.0595 | 0.1833 | 0.312 | 0.2495 | 0.1847 | 0.134 | 0.1667 | 0.3971 | 0.1327 | 0.4009 |
| 173 | Brigatti et al. (2003b) | roscoelite |  | 5.292 | 9.131 | 10.206 | 100.98 | 0.0805 | 0.1695 | 0.2254 | 173 | 0.335 | 0.0471 | 0.1727 | 0.3125 | 0.2449 | 0.1609 | 0.1416 | 0.1825 | 0.388 | 0.1029 | 0.3924 |
| 174 | Pekov et al. (2003) | shirokshinite |  | 5.269 | 9.092 | 10.198 | 100.12 | 0.0762 | 0.1667 | 0.2261 | 174 | 0.3338 | 0.048 | 0.164 | 0.308 | 0.2471 | 0.1636 | 0.132 | 0.1678 | 0.3849 | 0.124 | 0.3897 |
| 175 | Comodi et al. (2003) | syn | Rb-ferri-Ann | 5.476 | 9.493 | 10.514 | 99.95 | 0.0766 | 0.1665 | 0.22948 | 175 | 0.33215 | 0.047 | 0.1736 | 0.3139 | 0.2443 | 0.1740 | 0.1308 | 0.1665 | 0.3931 | 0.1322 | 0.3988 |
| * Assuming special positions for: A = 0, 1/2, 0; M1 = 0, 1/2, 1/2; M2 = 0, y, 1/2; O1 = x, 0, z; and O4 = x, 1/2, z. † Bt = biotite; Phl = phlogopite; Ann = annite; Syd = syderophyllite; syn = synthetic. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |