| Deposited Table: Observed and calculated structure factors for parsonsite |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Page | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| h | k | l | 10Fo | 10Fc | 10s | h | k | l | 10Fo | 10Fc | 10s | h | k | l | 10Fo | 10Fc | 10s | h | k | l | 10Fo | 10Fc | 10s | h | k | l | 10Fo | 10Fc | 10s |
| 1 | 0.0E+01 | 0.0E+01 | 581 | 586 | 14 | 4 | 2 | 0.0E+01 | 339 | 348 | 10 | 5 | 4 | 0.0E+01 | 1312 | 1389 | 26 | 7 | 6 | 0.0E+01 | 185 | 166 | 45 | -5 | 9 | 0.0E+01 | 1040 | 1031 | 21 |
| 2 | 0.0E+01 | 0.0E+01 | 206 | 225 | 8 | 5 | 2 | 0.0E+01 | 550 | 530 | 26 | 6 | 4 | 0.0E+01 | 942 | 933 | 15 | 8 | 6 | 0.0E+01 | 747 | 720 | 31 | -4 | 9 | 0.0E+01 | 519 | 511 | 20 |
| 3 | 0.0E+01 | 0.0E+01 | 2788 | 2622 | 100 | 6 | 2 | 0.0E+01 | 511 | 506 | 40 | 7 | 4 | 0.0E+01 | 857 | 808 | 27 | 9 | 6 | 0.0E+01 | 342 | 351 | 32 | -3 | 9 | 0.0E+01 | 676 | 672 | 23 |
| 4 | 0.0E+01 | 0.0E+01 | 429 | 429 | 9 | 7 | 2 | 0.0E+01 | 1280 | 1290 | 24 | 8 | 4 | 0.0E+01 | 1152 | 1113 | 28 | -9 | 7 | 0.0E+01 | 352 | 388 | 47 | -2 | 9 | 0.0E+01 | 199 | 198 | 47 |
| 5 | 0.0E+01 | 0.0E+01 | 140 | 72 | 16 | 8 | 2 | 0.0E+01 | 516 | 471 | 29 | 9 | 4 | 0.0E+01 | 301 | 297 | 42 | -8 | 7 | 0.0E+01 | 373 | 324 | 33 | -1 | 9 | 0.0E+01 | 1253 | 1295 | 15 |
| 6 | 0.0E+01 | 0.0E+01 | 234 | 231 | 21 | 9 | 2 | 0.0E+01 | 449 | 426 | 36 | 10 | 4 | 0.0E+01 | 649 | 585 | 28 | -7 | 7 | 0.0E+01 | 101 | 95 | 90 | 0.0E+01 | 9 | 0.0E+01 | 560 | 577 | 15 |
| 7 | 0.0E+01 | 0.0E+01 | 156 | 131 | 30 | 10 | 2 | 0.0E+01 | 926 | 874 | 32 | -10 | 5 | 0.0E+01 | 60 | 4 | 60 | -6 | 7 | 0.0E+01 | 1109 | 1127 | 23 | 1 | 9 | 0.0E+01 | 1554 | 1515 | 32 |
| 8 | 0.0E+01 | 0.0E+01 | 364 | 344 | 25 | -10 | 3 | 0.0E+01 | 201 | 197 | 56 | -9 | 5 | 0.0E+01 | 338 | 316 | 33 | -5 | 7 | 0.0E+01 | 332 | 335 | 28 | 2 | 9 | 0.0E+01 | 128 | 108 | 40 |
| 9 | 0.0E+01 | 0.0E+01 | 924 | 840 | 29 | -9 | 3 | 0.0E+01 | 1144 | 1077 | 34 | -8 | 5 | 0.0E+01 | 672 | 645 | 25 | -4 | 7 | 0.0E+01 | 1398 | 1441 | 22 | 3 | 9 | 0.0E+01 | 186 | 115 | 39 |
| 10 | 0.0E+01 | 0.0E+01 | 208 | 202 | 47 | -8 | 3 | 0.0E+01 | 195 | 196 | 34 | -7 | 5 | 0.0E+01 | 433 | 431 | 28 | -3 | 7 | 0.0E+01 | 1350 | 1402 | 22 | 4 | 9 | 0.0E+01 | 1421 | 1381 | 23 |
| -10 | 1 | 0.0E+01 | 722 | 694 | 32 | -7 | 3 | 0.0E+01 | 353 | 331 | 27 | -6 | 5 | 0.0E+01 | 549 | 635 | 27 | -2 | 7 | 0.0E+01 | 949 | 956 | 35 | 5 | 9 | 0.0E+01 | 425 | 419 | 24 |
| -9 | 1 | 0.0E+01 | 134 | 109 | 67 | -6 | 3 | 0.0E+01 | 1347 | 1341 | 56 | -5 | 5 | 0.0E+01 | 121 | 104 | 35 | -1 | 7 | 0.0E+01 | 1382 | 1446 | 27 | 6 | 9 | 0.0E+01 | 204 | 205 | 29 |
| -8 | 1 | 0.0E+01 | 516 | 484 | 22 | -5 | 3 | 0.0E+01 | 270 | 238 | 15 | -4 | 5 | 0.0E+01 | 1293 | 1326 | 18 | 0.0E+01 | 7 | 0.0E+01 | 235 | 234 | 14 | 7 | 9 | 0.0E+01 | 683 | 689 | 26 |
| -7 | 1 | 0.0E+01 | 1713 | 1618 | 20 | -4 | 3 | 0.0E+01 | 726 | 779 | 12 | -3 | 5 | 0.0E+01 | 466 | 501 | 14 | 1 | 7 | 0.0E+01 | 1274 | 1299 | 45 | 8 | 9 | 0.0E+01 | 800 | 780 | 27 |
| -6 | 1 | 0.0E+01 | 516 | 481 | 22 | -3 | 3 | 0.0E+01 | 168 | 131 | 25 | -2 | 5 | 0.0E+01 | 2325 | 2399 | 90 | 2 | 7 | 0.0E+01 | 1134 | 1056 | 21 | -7 | 10 | 0.0E+01 | 192 | 201 | 40 |
| -5 | 1 | 0.0E+01 | 79 | 37 | 27 | -2 | 3 | 0.0E+01 | 1033 | 1070 | 28 | -1 | 5 | 0.0E+01 | 1624 | 1631 | 75 | 3 | 7 | 0.0E+01 | 1299 | 1249 | 21 | -6 | 10 | 0.0E+01 | 890 | 886 | 27 |
| -4 | 1 | 0.0E+01 | 2242 | 2269 | 67 | -1 | 3 | 0.0E+01 | 913 | 960 | 23 | 0.0E+01 | 5 | 0.0E+01 | 1168 | 1197 | 28 | 4 | 7 | 0.0E+01 | 313 | 305 | 26 | -5 | 10 | 0.0E+01 | 494 | 481 | 22 |
| -3 | 1 | 0.0E+01 | 546 | 479 | 17 | 0.0E+01 | 3 | 0.0E+01 | 3091 | 3398 | 80 | 1 | 5 | 0.0E+01 | 2482 | 2559 | 218 | 5 | 7 | 0.0E+01 | 88 | 8 | 45 | -4 | 10 | 0.0E+01 | 51 | 13 | 51 |
| -2 | 1 | 0.0E+01 | 138 | 90 | 16 | 1 | 3 | 0.0E+01 | 1236 | 1153 | 37 | 2 | 5 | 0.0E+01 | 502 | 477 | 19 | 6 | 7 | 0.0E+01 | 1145 | 1235 | 42 | -3 | 10 | 0.0E+01 | 1837 | 1819 | 21 |
| -1 | 1 | 0.0E+01 | 247 | 65 | 25 | 2 | 3 | 0.0E+01 | 822 | 853 | 16 | 3 | 5 | 0.0E+01 | 1510 | 1525 | 29 | 7 | 7 | 0.0E+01 | 398 | 388 | 37 | -2 | 10 | 0.0E+01 | 490 | 466 | 19 |
| 1 | 1 | 0.0E+01 | 710 | 727 | 23 | 3 | 3 | 0.0E+01 | 2688 | 2741 | 73 | 4 | 5 | 0.0E+01 | 1397 | 1452 | 57 | 8 | 7 | 0.0E+01 | 385 | 365 | 40 | -1 | 10 | 0.0E+01 | 120 | 87 | 30 |
| 2 | 1 | 0.0E+01 | 3335 | 3318 | 122 | 4 | 3 | 0.0E+01 | 722 | 769 | 14 | 5 | 5 | 0.0E+01 | 656 | 648 | 27 | 9 | 7 | 0.0E+01 | 565 | 539 | 29 | 0.0E+01 | 10 | 0.0E+01 | 1465 | 1477 | 20 |
| 3 | 1 | 0.0E+01 | 796 | 787 | 27 | 5 | 3 | 0.0E+01 | 750 | 783 | 17 | 6 | 5 | 0.0E+01 | 204 | 206 | 22 | -8 | 8 | 0.0E+01 | 571 | 603 | 28 | 1 | 10 | 0.0E+01 | 1077 | 1054 | 22 |
| 4 | 1 | 0.0E+01 | 775 | 765 | 21 | 6 | 3 | 0.0E+01 | 1284 | 1313 | 27 | 7 | 5 | 0.0E+01 | 187 | 159 | 43 | -7 | 8 | 0.0E+01 | 125 | 72 | 51 | 2 | 10 | 0.0E+01 | 446 | 402 | 21 |
| 5 | 1 | 0.0E+01 | 2421 | 2346 | 78 | 7 | 3 | 0.0E+01 | 183 | 86 | 41 | 8 | 5 | 0.0E+01 | 661 | 631 | 30 | -6 | 8 | 0.0E+01 | 556 | 565 | 43 | 3 | 10 | 0.0E+01 | 204 | 203 | 34 |
| 6 | 1 | 0.0E+01 | 444 | 410 | 17 | 8 | 3 | 0.0E+01 | 231 | 207 | 41 | 9 | 5 | 0.0E+01 | 294 | 319 | 44 | -5 | 8 | 0.0E+01 | 496 | 513 | 22 | 4 | 10 | 0.0E+01 | 755 | 707 | 25 |
| 7 | 1 | 0.0E+01 | 384 | 357 | 36 | 9 | 3 | 0.0E+01 | 126 | 99 | 67 | 10 | 5 | 0.0E+01 | 390 | 362 | 33 | -4 | 8 | 0.0E+01 | 984 | 1011 | 18 | 5 | 10 | 0.0E+01 | 393 | 388 | 27 |
| 8 | 1 | 0.0E+01 | 1066 | 1041 | 27 | 10 | 3 | 0.0E+01 | 223 | 242 | 39 | -9 | 6 | 0.0E+01 | 581 | 589 | 34 | -3 | 8 | 0.0E+01 | 1052 | 1040 | 31 | 6 | 10 | 0.0E+01 | 731 | 748 | 21 |
| 10 | 1 | 0.0E+01 | 70 | 32 | 69 | -10 | 4 | 0.0E+01 | 107 | 112 | 106 | -8 | 6 | 0.0E+01 | 597 | 577 | 32 | -2 | 8 | 0.0E+01 | 505 | 543 | 20 | 7 | 10 | 0.0E+01 | 100 | 90 | 100 |
| -10 | 2 | 0.0E+01 | 235 | 254 | 37 | -9 | 4 | 0.0E+01 | 351 | 351 | 31 | -7 | 6 | 0.0E+01 | 0.0E+01 | 46 | 1 | -1 | 8 | 0.0E+01 | 2093 | 2154 | 36 | 8 | 10 | 0.0E+01 | 282 | 274 | 39 |
| -9 | 2 | 0.0E+01 | 294 | 259 | 30 | -8 | 4 | 0.0E+01 | 499 | 457 | 27 | -6 | 6 | 0.0E+01 | 1435 | 1495 | 28 | 0.0E+01 | 8 | 0.0E+01 | 434 | 450 | 16 | -7 | 11 | 0.0E+01 | 790 | 784 | 50 |
| -8 | 2 | 0.0E+01 | 144 | 168 | 38 | -7 | 4 | 0.0E+01 | 892 | 871 | 40 | -5 | 6 | 0.0E+01 | 448 | 467 | 20 | 1 | 8 | 0.0E+01 | 709 | 707 | 13 | -6 | 11 | 0.0E+01 | 258 | 244 | 35 |
| -7 | 2 | 0.0E+01 | 246 | 222 | 28 | -6 | 4 | 0.0E+01 | 418 | 439 | 25 | -4 | 6 | 0.0E+01 | 639 | 679 | 57 | 2 | 8 | 0.0E+01 | 1661 | 1567 | 38 | -5 | 11 | 0.0E+01 | 140 | 151 | 39 |
| -6 | 2 | 0.0E+01 | 374 | 365 | 19 | -5 | 4 | 0.0E+01 | 38 | 14 | 37 | -3 | 6 | 0.0E+01 | 1122 | 1157 | 37 | 3 | 8 | 0.0E+01 | 896 | 865 | 23 | -4 | 11 | 0.0E+01 | 120 | 111 | 53 |
| -5 | 2 | 0.0E+01 | 1705 | 1696 | 47 | -4 | 4 | 0.0E+01 | 2513 | 2637 | 83 | -2 | 6 | 0.0E+01 | 958 | 955 | 81 | 4 | 8 | 0.0E+01 | 989 | 990 | 22 | -3 | 11 | 0.0E+01 | 640 | 622 | 19 |
| -4 | 2 | 0.0E+01 | 312 | 297 | 13 | -3 | 4 | 0.0E+01 | 107 | 111 | 21 | -1 | 6 | 0.0E+01 | 1223 | 1288 | 65 | 5 | 8 | 0.0E+01 | 70 | 40 | 69 | -2 | 11 | 0.0E+01 | 292 | 270 | 23 |
| -3 | 2 | 0.0E+01 | 69 | 12 | 23 | -2 | 4 | 0.0E+01 | 809 | 873 | 24 | 0.0E+01 | 6 | 0.0E+01 | 209 | 185 | 16 | 6 | 8 | 0.0E+01 | 709 | 771 | 26 | -1 | 11 | 0.0E+01 | 1340 | 1352 | 21 |
| -2 | 2 | 0.0E+01 | 3709 | 3837 | 104 | -1 | 4 | 0.0E+01 | 1622 | 1717 | 77 | 1 | 6 | 0.0E+01 | 1797 | 1868 | 64 | 7 | 8 | 0.0E+01 | 315 | 342 | 33 | 0.0E+01 | 11 | 0.0E+01 | 151 | 139 | 36 |
| -1 | 2 | 0.0E+01 | 549 | 574 | 23 | 0.0E+01 | 4 | 0.0E+01 | 714 | 742 | 20 | 2 | 6 | 0.0E+01 | 584 | 556 | 21 | 8 | 8 | 0.0E+01 | 507 | 491 | 31 | 1 | 11 | 0.0E+01 | 416 | 405 | 26 |
| 0.0E+01 | 2 | 0.0E+01 | 761 | 876 | 16 | 1 | 4 | 0.0E+01 | 716 | 739 | 18 | 3 | 6 | 0.0E+01 | 1345 | 1321 | 19 | 9 | 8 | 0.0E+01 | 27 | 14 | 27 | 2 | 11 | 0.0E+01 | 1729 | 1688 | 43 |
| 1 | 2 | 0.0E+01 | 2324 | 2271 | 69 | 2 | 4 | 0.0E+01 | 523 | 528 | 14 | 4 | 6 | 0.0E+01 | 1211 | 1269 | 18 | -8 | 9 | 0.0E+01 | 889 | 886 | 97 | 3 | 11 | 0.0E+01 | 456 | 460 | 26 |
| 2 | 2 | 0.0E+01 | 340 | 315 | 12 | 3 | 4 | 0.0E+01 | 1351 | 1347 | 30 | 5 | 6 | 0.0E+01 | 887 | 935 | 45 | -7 | 9 | 0.0E+01 | 154 | 170 | 42 | 4 | 11 | 0.0E+01 | 232 | 202 | 29 |
| 3 | 2 | 0.0E+01 | 1012 | 1061 | 29 | 4 | 4 | 0.0E+01 | 771 | 792 | 17 | 6 | 6 | 0.0E+01 | 1101 | 1178 | 77 | -6 | 9 | 0.0E+01 | 566 | 606 | 28 | 5 | 11 | 0.0E+01 | 710 | 683 | 27 |
| _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Deposited Table: Observed and calculated structure factors for parsonsite |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Page | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| h | k | l | 10Fo | 10Fc | 10s | h | k | l | 10Fo | 10Fc | 10s | h | k | l | 10Fo | 10Fc | 10s | h | k | l | 10Fo | 10Fc | 10s | h | k | l | 10Fo | 10Fc | 10s |
| 6 | 11 | 0.0E+01 | 812 | 797 | 22 | 0.0E+01 | 15 | 0.0E+01 | 640 | 633 | 24 | -6 | -12 | 1 | 240 | 220 | 32 | 6 | -10 | 1 | 846 | 832 | 35 | -5 | -7 | 1 | 1447 | 1531 | 38 |
| 7 | 11 | 0.0E+01 | 48 | 85 | 47 | 1 | 15 | 0.0E+01 | 479 | 480 | 28 | -5 | -12 | 1 | 720 | 730 | 35 | 7 | -10 | 1 | 609 | 576 | 39 | -4 | -7 | 1 | 883 | 915 | 17 |
| -6 | 12 | 0.0E+01 | 112 | 68 | 112 | 2 | 15 | 0.0E+01 | 195 | 187 | 37 | -4 | -12 | 1 | 1129 | 1109 | 24 | -9 | -9 | 1 | 64 | 20 | 64 | -3 | -7 | 1 | 1174 | 1149 | 29 |
| -5 | 12 | 0.0E+01 | 1245 | 1222 | 29 | 3 | 15 | 0.0E+01 | 221 | 186 | 37 | -3 | -12 | 1 | 308 | 297 | 24 | -8 | -9 | 1 | 149 | 126 | 53 | -2 | -7 | 1 | 1889 | 1801 | 22 |
| -4 | 12 | 0.0E+01 | 318 | 320 | 29 | 4 | 15 | 0.0E+01 | 167 | 156 | 72 | -2 | -12 | 1 | 318 | 305 | 30 | -7 | -9 | 1 | 548 | 526 | 29 | -1 | -7 | 1 | 166 | 163 | 28 |
| -3 | 12 | 0.0E+01 | 211 | 180 | 28 | -1 | -16 | 1 | 316 | 314 | 41 | -1 | -12 | 1 | 1473 | 1488 | 22 | -6 | -9 | 1 | 547 | 598 | 20 | 0.0E+01 | -7 | 1 | 1186 | 1195 | 15 |
| -2 | 12 | 0.0E+01 | 1105 | 1121 | 23 | 0.0E+01 | -16 | 1 | 834 | 836 | 25 | 0.0E+01 | -12 | 1 | 0.0E+01 | 14 | 1 | -5 | -9 | 1 | 878 | 902 | 19 | 1 | -7 | 1 | 144 | 121 | 30 |
| -1 | 12 | 0.0E+01 | 558 | 555 | 23 | 1 | -16 | 1 | 265 | 239 | 54 | 1 | -12 | 1 | 560 | 587 | 23 | -4 | -9 | 1 | 427 | 421 | 23 | 2 | -7 | 1 | 353 | 377 | 20 |
| 0.0E+01 | 12 | 0.0E+01 | 122 | 85 | 46 | -4 | -15 | 1 | 1139 | 1116 | 26 | 2 | -12 | 1 | 861 | 868 | 23 | -3 | -9 | 1 | 1492 | 1421 | 19 | 3 | -7 | 1 | 584 | 575 | 17 |
| 1 | 12 | 0.0E+01 | 355 | 357 | 28 | -3 | -15 | 1 | 284 | 292 | 33 | 3 | -12 | 1 | 289 | 277 | 25 | -2 | -9 | 1 | 809 | 768 | 21 | 4 | -7 | 1 | 1260 | 1313 | 16 |
| 2 | 12 | 0.0E+01 | 323 | 316 | 30 | -2 | -15 | 1 | 134 | 97 | 49 | 4 | -12 | 1 | 422 | 410 | 37 | -1 | -9 | 1 | 1150 | 1142 | 16 | 5 | -7 | 1 | 423 | 431 | 34 |
| 3 | 12 | 0.0E+01 | 398 | 381 | 31 | -1 | -15 | 1 | 1073 | 1084 | 24 | 5 | -12 | 1 | 134 | 102 | 51 | 0.0E+01 | -9 | 1 | 1360 | 1384 | 12 | 6 | -7 | 1 | 88 | 83 | 87 |
| 4 | 12 | 0.0E+01 | 965 | 963 | 24 | 0.0E+01 | -15 | 1 | 144 | 127 | 48 | 6 | -12 | 1 | 450 | 443 | 32 | 1 | -9 | 1 | 450 | 477 | 18 | 7 | -7 | 1 | 1198 | 1244 | 31 |
| 5 | 12 | 0.0E+01 | 75 | 55 | 74 | 1 | -15 | 1 | 344 | 348 | 32 | -8 | -11 | 1 | 640 | 642 | 41 | 2 | -9 | 1 | 1362 | 1388 | 19 | 8 | -7 | 1 | 378 | 384 | 41 |
| 6 | 12 | 0.0E+01 | 527 | 501 | 33 | 2 | -15 | 1 | 73 | 45 | 72 | -7 | -11 | 1 | 97 | 98 | 96 | 3 | -9 | 1 | 21 | 24 | 20 | 9 | -7 | 1 | 155 | 148 | 80 |
| 7 | 12 | 0.0E+01 | 887 | 880 | 28 | 3 | -15 | 1 | 110 | 38 | 82 | -6 | -11 | 1 | 182 | 167 | 33 | 4 | -9 | 1 | 586 | 553 | 24 | -10 | -6 | 1 | 381 | 346 | 34 |
| -6 | 13 | 0.0E+01 | 137 | 53 | 136 | -6 | -14 | 1 | 311 | 316 | 61 | -5 | -11 | 1 | 823 | 828 | 21 | 5 | -9 | 1 | 551 | 536 | 26 | -9 | -6 | 1 | 666 | 644 | 25 |
| -5 | 13 | 0.0E+01 | 318 | 279 | 43 | -5 | -14 | 1 | 178 | 167 | 46 | -4 | -11 | 1 | 568 | 515 | 33 | 6 | -9 | 1 | 599 | 607 | 70 | -8 | -6 | 1 | 256 | 275 | 32 |
| -4 | 13 | 0.0E+01 | 100 | 74 | 56 | -4 | -14 | 1 | 100 | 84 | 86 | -3 | -11 | 1 | 1032 | 988 | 19 | 7 | -9 | 1 | 414 | 423 | 31 | -7 | -6 | 1 | 527 | 522 | 29 |
| -3 | 13 | 0.0E+01 | 1190 | 1163 | 24 | -3 | -14 | 1 | 577 | 556 | 26 | -2 | -11 | 1 | 575 | 567 | 24 | 8 | -9 | 1 | 153 | 125 | 55 | -6 | -6 | 1 | 90 | 44 | 34 |
| -2 | 13 | 0.0E+01 | 265 | 266 | 31 | -2 | -14 | 1 | 1046 | 1045 | 24 | -1 | -11 | 1 | 914 | 886 | 22 | -9 | -8 | 1 | 457 | 457 | 32 | -5 | -6 | 1 | 685 | 745 | 31 |
| -1 | 13 | 0.0E+01 | 406 | 442 | 28 | -1 | -14 | 1 | 38 | 23 | 38 | 0.0E+01 | -11 | 1 | 414 | 404 | 26 | -8 | -8 | 1 | 685 | 692 | 31 | -4 | -6 | 1 | 130 | 66 | 25 |
| 0.0E+01 | 13 | 0.0E+01 | 1415 | 1443 | 46 | 0.0E+01 | -14 | 1 | 261 | 273 | 31 | 1 | -11 | 1 | 1181 | 1191 | 22 | -7 | -8 | 1 | 705 | 731 | 18 | -3 | -6 | 1 | 1732 | 1735 | 31 |
| 1 | 13 | 0.0E+01 | 383 | 383 | 28 | 1 | -14 | 1 | 1321 | 1307 | 23 | 2 | -11 | 1 | 758 | 774 | 17 | -6 | -8 | 1 | 342 | 312 | 22 | -2 | -6 | 1 | 891 | 882 | 29 |
| 2 | 13 | 0.0E+01 | 470 | 468 | 28 | 2 | -14 | 1 | 99 | 33 | 99 | 3 | -11 | 1 | 326 | 302 | 26 | -5 | -8 | 1 | 1058 | 1101 | 17 | -1 | -6 | 1 | 387 | 357 | 13 |
| 3 | 13 | 0.0E+01 | 632 | 621 | 25 | 3 | -14 | 1 | 367 | 355 | 31 | 4 | -11 | 1 | 1336 | 1329 | 19 | -4 | -8 | 1 | 121 | 59 | 35 | 0.0E+01 | -6 | 1 | 2908 | 2974 | 28 |
| 4 | 13 | 0.0E+01 | 472 | 451 | 31 | 4 | -14 | 1 | 725 | 733 | 33 | 5 | -11 | 1 | 184 | 160 | 41 | -3 | -8 | 1 | 1016 | 989 | 36 | 1 | -6 | 1 | 88 | 43 | 40 |
| 5 | 13 | 0.0E+01 | 186 | 107 | 57 | 5 | -14 | 1 | 62 | 91 | 61 | 6 | -11 | 1 | 509 | 508 | 30 | -2 | -8 | 1 | 495 | 480 | 23 | 2 | -6 | 1 | 931 | 924 | 16 |
| 6 | 13 | 0.0E+01 | 128 | 137 | 128 | -7 | -13 | 1 | 287 | 288 | 56 | 7 | -11 | 1 | 411 | 397 | 35 | -1 | -8 | 1 | 1461 | 1429 | 28 | 3 | -6 | 1 | 1221 | 1264 | 17 |
| -5 | 14 | 0.0E+01 | 304 | 291 | 49 | -6 | -13 | 1 | 1025 | 1002 | 35 | -8 | -10 | 1 | 423 | 446 | 34 | 0.0E+01 | -8 | 1 | 684 | 710 | 12 | 4 | -6 | 1 | 474 | 498 | 19 |
| -4 | 14 | 0.0E+01 | 711 | 734 | 26 | -5 | -13 | 1 | 129 | 105 | 57 | -7 | -10 | 1 | 684 | 674 | 26 | 1 | -8 | 1 | 288 | 285 | 18 | 5 | -6 | 1 | 499 | 524 | 28 |
| -3 | 14 | 0.0E+01 | 286 | 280 | 33 | -4 | -13 | 1 | 114 | 69 | 59 | -6 | -10 | 1 | 945 | 980 | 20 | 2 | -8 | 1 | 2151 | 2210 | 58 | 6 | -6 | 1 | 94 | 67 | 93 |
| -2 | 14 | 0.0E+01 | 187 | 133 | 37 | -3 | -13 | 1 | 995 | 973 | 25 | -5 | -10 | 1 | 539 | 559 | 22 | 3 | -8 | 1 | 237 | 232 | 23 | 7 | -6 | 1 | 503 | 503 | 70 |
| -1 | 14 | 0.0E+01 | 369 | 375 | 29 | -2 | -13 | 1 | 256 | 240 | 32 | -4 | -10 | 1 | 402 | 387 | 25 | 4 | -8 | 1 | 867 | 882 | 17 | 8 | -6 | 1 | 297 | 277 | 34 |
| 0.0E+01 | 14 | 0.0E+01 | 0.0E+01 | 35 | 1 | -1 | -13 | 1 | 780 | 777 | 23 | -3 | -10 | 1 | 1617 | 1556 | 28 | 5 | -8 | 1 | 1018 | 1043 | 68 | 9 | -6 | 1 | 826 | 795 | 39 |
| 1 | 14 | 0.0E+01 | 307 | 309 | 30 | 0.0E+01 | -13 | 1 | 224 | 213 | 33 | -2 | -10 | 1 | 156 | 138 | 30 | 6 | -8 | 1 | 571 | 565 | 35 | -10 | -5 | 1 | 632 | 576 | 27 |
| 2 | 14 | 0.0E+01 | 937 | 925 | 29 | 1 | -13 | 1 | 271 | 274 | 31 | -1 | -10 | 1 | 995 | 988 | 16 | 7 | -8 | 1 | 591 | 580 | 42 | -9 | -5 | 1 | 443 | 415 | 29 |
| 3 | 14 | 0.0E+01 | 148 | 162 | 43 | 2 | -13 | 1 | 419 | 422 | 28 | 0.0E+01 | -10 | 1 | 887 | 905 | 24 | 8 | -8 | 1 | 93 | 109 | 92 | -8 | -5 | 1 | 441 | 438 | 27 |
| 4 | 14 | 0.0E+01 | 692 | 679 | 26 | 3 | -13 | 1 | 962 | 947 | 24 | 1 | -10 | 1 | 877 | 902 | 16 | -10 | -7 | 1 | 253 | 191 | 57 | -7 | -5 | 1 | 1569 | 1618 | 74 |
| 5 | 14 | 0.0E+01 | 829 | 828 | 27 | 4 | -13 | 1 | 254 | 242 | 28 | 2 | -10 | 1 | 613 | 616 | 20 | -9 | -7 | 1 | 258 | 241 | 35 | -6 | -5 | 1 | 619 | 614 | 49 |
| -3 | 15 | 0.0E+01 | 473 | 464 | 30 | 5 | -13 | 1 | 106 | 107 | 106 | 3 | -10 | 1 | 97 | 100 | 47 | -8 | -7 | 1 | 645 | 664 | 25 | -5 | -5 | 1 | 454 | 465 | 16 |
| -2 | 15 | 0.0E+01 | 1100 | 1109 | 24 | 6 | -13 | 1 | 1016 | 992 | 35 | 4 | -10 | 1 | 999 | 1031 | 18 | -7 | -7 | 1 | 864 | 882 | 18 | -4 | -5 | 1 | 2013 | 2075 | 53 |
| -1 | 15 | 0.0E+01 | 192 | 171 | 38 | -7 | -12 | 1 | 119 | 81 | 81 | 5 | -10 | 1 | 204 | 171 | 38 | -6 | -7 | 1 | 550 | 554 | 17 | -3 | -5 | 1 | 542 | 561 | 14 |
| _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Deposited Table: Observed and calculated structure factors for parsonsite |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Page | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| h | k | l | 10Fo | 10Fc | 10s | h | k | l | 10Fo | 10Fc | 10s | h | k | l | 10Fo | 10Fc | 10s | h | k | l | 10Fo | 10Fc | 10s | h | k | l | 10Fo | 10Fc | 10s |
| -2 | -5 | 1 | 695 | 696 | 31 | 0.0E+01 | -3 | 1 | 3343 | 3283 | 115 | 1 | -1 | 1 | 3481 | 3442 | 88 | 3 | 1 | 1 | 417 | 404 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1649 | 1708 | 44 |
| -1 | -5 | 1 | 118 | 58 | 19 | 1 | -3 | 1 | 320 | 294 | 12 | 2 | -1 | 1 | 470 | 482 | 10 | 4 | 1 | 1 | 417 | 437 | 10 | 5 | 3 | 1 | 822 | 847 | 11 |
| 0.0E+01 | -5 | 1 | 778 | 748 | 18 | 2 | -3 | 1 | 418 | 430 | 19 | 3 | -1 | 1 | 740 | 797 | 13 | 5 | 1 | 1 | 599 | 623 | 14 | 6 | 3 | 1 | 608 | 627 | 26 |
| 1 | -5 | 1 | 374 | 339 | 21 | 3 | -3 | 1 | 3168 | 3120 | 16 | 4 | -1 | 1 | 1661 | 1704 | 46 | 6 | 1 | 1 | 826 | 811 | 32 | 7 | 3 | 1 | 845 | 814 | 22 |
| 2 | -5 | 1 | 2141 | 2186 | 42 | 4 | -3 | 1 | 544 | 578 | 17 | 5 | -1 | 1 | 218 | 232 | 20 | 7 | 1 | 1 | 640 | 655 | 17 | 8 | 3 | 1 | 1236 | 1205 | 30 |
| 3 | -5 | 1 | 541 | 556 | 13 | 5 | -3 | 1 | 406 | 403 | 25 | 6 | -1 | 1 | 156 | 142 | 26 | 8 | 1 | 1 | 785 | 781 | 23 | 9 | 3 | 1 | 400 | 397 | 39 |
| 4 | -5 | 1 | 235 | 229 | 27 | 6 | -3 | 1 | 1400 | 1378 | 25 | 7 | -1 | 1 | 530 | 501 | 20 | 9 | 1 | 1 | 475 | 430 | 36 | 10 | 3 | 1 | 160 | 53 | 69 |
| 5 | -5 | 1 | 1951 | 1944 | 145 | 7 | -3 | 1 | 272 | 280 | 23 | 8 | -1 | 1 | 399 | 373 | 25 | 10 | 1 | 1 | 791 | 724 | 33 | -10 | 4 | 1 | 698 | 679 | 27 |
| 6 | -5 | 1 | 456 | 458 | 24 | 8 | -3 | 1 | 16 | 41 | 16 | 9 | -1 | 1 | 399 | 379 | 27 | -10 | 2 | 1 | 311 | 264 | 32 | -9 | 4 | 1 | 173 | 148 | 40 |
| 7 | -5 | 1 | 92 | 23 | 92 | 9 | -3 | 1 | 359 | 298 | 30 | 10 | -1 | 1 | 547 | 507 | 35 | -9 | 2 | 1 | 62 | 48 | 62 | -8 | 4 | 1 | 471 | 458 | 28 |
| 8 | -5 | 1 | 839 | 812 | 24 | 10 | -3 | 1 | 102 | 35 | 101 | -10 | 0.0E+01 | 1 | 385 | 344 | 39 | -8 | 2 | 1 | 1503 | 1426 | 27 | -7 | 4 | 1 | 502 | 476 | 28 |
| 9 | -5 | 1 | 443 | 413 | 31 | -10 | -2 | 1 | 0.0E+01 | 75 | 1 | -9 | 0.0E+01 | 1 | 949 | 932 | 31 | -7 | 2 | 1 | 300 | 254 | 23 | -6 | 4 | 1 | 1127 | 1173 | 17 |
| -10 | -4 | 1 | 270 | 276 | 35 | -9 | -2 | 1 | 52 | 21 | 51 | -8 | 0.0E+01 | 1 | 237 | 201 | 25 | -6 | 2 | 1 | 585 | 598 | 18 | -5 | 4 | 1 | 640 | 639 | 18 |
| -9 | -4 | 1 | 212 | 205 | 34 | -8 | -2 | 1 | 344 | 339 | 34 | -7 | 0.0E+01 | 1 | 87 | 45 | 58 | -5 | 2 | 1 | 1104 | 1090 | 21 | -4 | 4 | 1 | 508 | 520 | 12 |
| -8 | -4 | 1 | 124 | 92 | 43 | -7 | -2 | 1 | 1324 | 1323 | 25 | -6 | 0.0E+01 | 1 | 2555 | 2390 | 20 | -4 | 2 | 1 | 874 | 854 | 12 | -3 | 4 | 1 | 1903 | 1965 | 21 |
| -7 | -4 | 1 | 375 | 351 | 31 | -6 | -2 | 1 | 120 | 75 | 22 | -5 | 0.0E+01 | 1 | 200 | 185 | 16 | -3 | 2 | 1 | 740 | 758 | 13 | -2 | 4 | 1 | 796 | 801 | 13 |
| -6 | -4 | 1 | 225 | 222 | 20 | -5 | -2 | 1 | 82 | 93 | 26 | -4 | 0.0E+01 | 1 | 770 | 768 | 10 | -2 | 2 | 1 | 171 | 182 | 12 | -1 | 4 | 1 | 2119 | 2037 | 18 |
| -5 | -4 | 1 | 1559 | 1562 | 59 | -4 | -2 | 1 | 3618 | 3491 | 53 | -3 | 0.0E+01 | 1 | 2233 | 2075 | 48 | -1 | 2 | 1 | 1800 | 1766 | 53 | 0.0E+01 | 4 | 1 | 2247 | 2121 | 114 |
| -4 | -4 | 1 | 204 | 219 | 12 | -3 | -2 | 1 | 409 | 399 | 10 | -2 | 0.0E+01 | 1 | 1226 | 1124 | 8 | 0.0E+01 | 2 | 1 | 876 | 825 | 19 | 1 | 4 | 1 | 1657 | 1595 | 60 |
| -3 | -4 | 1 | 146 | 144 | 17 | -2 | -2 | 1 | 292 | 266 | 21 | -1 | 0.0E+01 | 1 | 957 | 914 | 30 | 1 | 2 | 1 | 1835 | 1809 | 43 | 2 | 4 | 1 | 2307 | 2185 | 31 |
| -2 | -4 | 1 | 3414 | 3524 | 118 | -1 | -2 | 1 | 2076 | 2005 | 72 | 0.0E+01 | 0.0E+01 | 1 | 444 | 428 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1381 | 1398 | 33 | 3 | 4 | 1 | 269 | 254 | 13 |
| -1 | -4 | 1 | 130 | 81 | 14 | 0.0E+01 | -2 | 1 | 318 | 284 | 7 | 1 | 0.0E+01 | 1 | 798 | 769 | 26 | 3 | 2 | 1 | 1588 | 1656 | 40 | 4 | 4 | 1 | 1226 | 1284 | 28 |
| 0.0E+01 | -4 | 1 | 307 | 245 | 31 | 1 | -2 | 1 | 273 | 280 | 8 | 2 | 0.0E+01 | 1 | 979 | 947 | 17 | 4 | 2 | 1 | 2084 | 2136 | 17 | 5 | 4 | 1 | 699 | 712 | 19 |
| 1 | -4 | 1 | 2312 | 2335 | 29 | 2 | -2 | 1 | 181 | 77 | 14 | 3 | 0.0E+01 | 1 | 2261 | 2236 | 59 | 5 | 2 | 1 | 193 | 198 | 31 | 6 | 4 | 1 | 780 | 767 | 21 |
| 2 | -4 | 1 | 438 | 456 | 11 | 3 | -2 | 1 | 232 | 183 | 13 | 4 | 0.0E+01 | 1 | 1135 | 1143 | 33 | 6 | 2 | 1 | 1160 | 1179 | 51 | 7 | 4 | 1 | 54 | 18 | 54 |
| 3 | -4 | 1 | 351 | 340 | 18 | 4 | -2 | 1 | 336 | 308 | 12 | 5 | 0.0E+01 | 1 | 1021 | 1044 | 18 | 7 | 2 | 1 | 416 | 422 | 22 | 8 | 4 | 1 | 210 | 212 | 45 |
| 4 | -4 | 1 | 142 | 136 | 30 | 5 | -2 | 1 | 1902 | 1980 | 140 | 6 | 0.0E+01 | 1 | 1600 | 1608 | 71 | 8 | 2 | 1 | 408 | 388 | 29 | 9 | 4 | 1 | 714 | 625 | 33 |
| 5 | -4 | 1 | 485 | 513 | 21 | 6 | -2 | 1 | 693 | 708 | 19 | 7 | 0.0E+01 | 1 | 399 | 367 | 20 | 9 | 2 | 1 | 17 | 27 | 17 | 10 | 4 | 1 | 617 | 562 | 36 |
| 6 | -4 | 1 | 477 | 499 | 18 | 7 | -2 | 1 | 665 | 604 | 26 | 8 | 0.0E+01 | 1 | 826 | 787 | 39 | 10 | 2 | 1 | 29 | 77 | 29 | -10 | 5 | 1 | 711 | 689 | 29 |
| 7 | -4 | 1 | 1275 | 1246 | 84 | 8 | -2 | 1 | 1260 | 1245 | 56 | 9 | 0.0E+01 | 1 | 284 | 270 | 40 | -10 | 3 | 1 | 435 | 392 | 30 | -9 | 5 | 1 | 248 | 210 | 44 |
| 8 | -4 | 1 | 336 | 295 | 30 | 9 | -2 | 1 | 389 | 352 | 28 | -10 | 1 | 1 | 601 | 546 | 32 | -9 | 3 | 1 | 232 | 217 | 34 | -8 | 5 | 1 | 795 | 833 | 30 |
| 9 | -4 | 1 | 315 | 288 | 33 | 10 | -2 | 1 | 394 | 363 | 31 | -9 | 1 | 1 | 148 | 160 | 39 | -8 | 3 | 1 | 969 | 919 | 51 | -7 | 5 | 1 | 917 | 970 | 28 |
| 10 | -4 | 1 | 806 | 737 | 42 | -10 | -1 | 1 | 291 | 265 | 43 | -8 | 1 | 1 | 530 | 495 | 20 | -7 | 3 | 1 | 257 | 211 | 29 | -6 | 5 | 1 | 535 | 573 | 20 |
| -10 | -3 | 1 | 308 | 254 | 44 | -9 | -1 | 1 | 109 | 15 | 109 | -7 | 1 | 1 | 156 | 153 | 32 | -6 | 3 | 1 | 1577 | 1588 | 15 | -5 | 5 | 1 | 909 | 949 | 16 |
| -9 | -3 | 1 | 1152 | 1125 | 96 | -8 | -1 | 1 | 1090 | 1052 | 34 | -6 | 1 | 1 | 937 | 961 | 16 | -5 | 3 | 1 | 1268 | 1306 | 17 | -4 | 5 | 1 | 240 | 233 | 20 |
| -8 | -3 | 1 | 339 | 320 | 39 | -7 | -1 | 1 | 143 | 129 | 31 | -5 | 1 | 1 | 363 | 359 | 19 | -4 | 3 | 1 | 695 | 706 | 16 | -3 | 5 | 1 | 987 | 1054 | 15 |
| -7 | -3 | 1 | 308 | 275 | 32 | -6 | -1 | 1 | 244 | 214 | 16 | -4 | 1 | 1 | 2401 | 2314 | 30 | -3 | 3 | 1 | 2216 | 2147 | 91 | -2 | 5 | 1 | 1355 | 1349 | 18 |
| -6 | -3 | 1 | 1583 | 1556 | 30 | -5 | -1 | 1 | 383 | 354 | 13 | -3 | 1 | 1 | 1135 | 1099 | 13 | -2 | 3 | 1 | 403 | 426 | 13 | -1 | 5 | 1 | 1826 | 1782 | 24 |
| -5 | -3 | 1 | 333 | 321 | 22 | -4 | -1 | 1 | 683 | 637 | 14 | -2 | 1 | 1 | 1117 | 1059 | 24 | -1 | 3 | 1 | 1443 | 1430 | 40 | 0.0E+01 | 5 | 1 | 425 | 381 | 32 |
| -4 | -3 | 1 | 192 | 153 | 13 | -3 | -1 | 1 | 123 | 31 | 14 | -1 | 1 | 1 | 3018 | 2890 | 61 | 0.0E+01 | 3 | 1 | 2132 | 2027 | 139 | 1 | 5 | 1 | 112 | 37 | 22 |
| -3 | -3 | 1 | 386 | 368 | 12 | -2 | -1 | 1 | 3597 | 3312 | 84 | 0.0E+01 | 1 | 1 | 583 | 552 | 16 | 1 | 3 | 1 | 1137 | 1084 | 38 | 2 | 5 | 1 | 2544 | 2420 | 87 |
| -2 | -3 | 1 | 308 | 267 | 9 | -1 | -1 | 1 | 831 | 775 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1573 | 1554 | 31 | 2 | 3 | 1 | 134 | 71 | 13 | 3 | 5 | 1 | 953 | 945 | 14 |
| -1 | -3 | 1 | 373 | 342 | 12 | 0.0E+01 | -1 | 1 | 1106 | 1129 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2056 | 2054 | 53 | 3 | 3 | 1 | 182 | 176 | 27 | 4 | 5 | 1 | 555 | 561 | 11 |
| _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Deposited Table: Observed and calculated structure factors for parsonsite |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Page | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| h | k | l | 10Fo | 10Fc | 10s | h | k | l | 10Fo | 10Fc | 10s | h | k | l | 10Fo | 10Fc | 10s | h | k | l | 10Fo | 10Fc | 10s | h | k | l | 10Fo | 10Fc | 10s |
| 5 | 5 | 1 | 877 | 905 | 45 | -8 | 8 | 1 | 145 | 85 | 52 | 2 | 10 | 1 | 976 | 948 | 18 | 2 | 13 | 1 | 670 | 683 | 24 | 3 | -14 | 2 | 120 | 143 | 70 |
| 6 | 5 | 1 | 1349 | 1340 | 23 | -7 | 8 | 1 | 1216 | 1226 | 85 | 3 | 10 | 1 | 1463 | 1428 | 42 | 3 | 13 | 1 | 804 | 785 | 31 | 4 | -14 | 2 | 882 | 879 | 42 |
| 7 | 5 | 1 | 330 | 342 | 30 | -6 | 8 | 1 | 287 | 292 | 27 | 4 | 10 | 1 | 812 | 817 | 26 | 4 | 13 | 1 | 430 | 419 | 31 | 5 | -14 | 2 | 364 | 345 | 45 |
| 8 | 5 | 1 | 125 | 54 | 70 | -5 | 8 | 1 | 50 | 33 | 49 | 5 | 10 | 1 | 632 | 617 | 38 | 5 | 13 | 1 | 917 | 919 | 35 | -7 | -13 | 2 | 517 | 513 | 32 |
| 9 | 5 | 1 | 366 | 334 | 43 | -4 | 8 | 1 | 1053 | 1086 | 26 | 6 | 10 | 1 | 294 | 293 | 51 | -4 | 14 | 1 | 682 | 706 | 37 | -6 | -13 | 2 | 350 | 340 | 35 |
| -9 | 6 | 1 | 144 | 172 | 62 | -3 | 8 | 1 | 646 | 642 | 23 | 7 | 10 | 1 | 295 | 276 | 50 | -3 | 14 | 1 | 299 | 281 | 34 | -5 | -13 | 2 | 637 | 643 | 44 |
| -8 | 6 | 1 | 777 | 794 | 25 | -2 | 8 | 1 | 542 | 537 | 29 | 8 | 10 | 1 | 0.0E+01 | 84 | 1 | -2 | 14 | 1 | 872 | 875 | 24 | -4 | -13 | 2 | 342 | 332 | 30 |
| -7 | 6 | 1 | 444 | 436 | 28 | -1 | 8 | 1 | 355 | 347 | 20 | -7 | 11 | 1 | 923 | 845 | 37 | -1 | 14 | 1 | 817 | 834 | 32 | -3 | -13 | 2 | 714 | 704 | 25 |
| -6 | 6 | 1 | 344 | 323 | 25 | 0.0E+01 | 8 | 1 | 451 | 431 | 13 | -6 | 11 | 1 | 311 | 288 | 34 | 0.0E+01 | 14 | 1 | 395 | 392 | 28 | -2 | -13 | 2 | 565 | 551 | 26 |
| -5 | 6 | 1 | 1739 | 1827 | 17 | 1 | 8 | 1 | 608 | 584 | 16 | -5 | 11 | 1 | 455 | 453 | 28 | 1 | 14 | 1 | 931 | 935 | 23 | -1 | -13 | 2 | 310 | 308 | 31 |
| -4 | 6 | 1 | 456 | 459 | 18 | 2 | 8 | 1 | 1687 | 1637 | 84 | -4 | 11 | 1 | 1382 | 1368 | 23 | 2 | 14 | 1 | 233 | 225 | 31 | 0.0E+01 | -13 | 2 | 1139 | 1155 | 26 |
| -3 | 6 | 1 | 407 | 395 | 19 | 3 | 8 | 1 | 301 | 285 | 31 | -3 | 11 | 1 | 290 | 279 | 25 | 3 | 14 | 1 | 184 | 192 | 36 | 1 | -13 | 2 | 117 | 53 | 55 |
| -2 | 6 | 1 | 1617 | 1591 | 20 | 4 | 8 | 1 | 817 | 790 | 24 | -2 | 11 | 1 | 478 | 491 | 20 | 4 | 14 | 1 | 49 | 22 | 49 | 2 | -13 | 2 | 728 | 748 | 24 |
| -1 | 6 | 1 | 1197 | 1196 | 19 | 5 | 8 | 1 | 1345 | 1362 | 22 | -1 | 11 | 1 | 689 | 683 | 23 | 5 | 14 | 1 | 282 | 276 | 50 | 3 | -13 | 2 | 318 | 313 | 33 |
| 0.0E+01 | 6 | 1 | 1440 | 1433 | 26 | 6 | 8 | 1 | 1018 | 1028 | 32 | 0.0E+01 | 11 | 1 | 370 | 396 | 27 | -2 | 15 | 1 | 168 | 126 | 45 | 4 | -13 | 2 | 648 | 598 | 33 |
| 1 | 6 | 1 | 239 | 214 | 18 | 7 | 8 | 1 | 409 | 378 | 42 | 1 | 11 | 1 | 151 | 129 | 39 | -1 | 15 | 1 | 391 | 384 | 30 | 5 | -13 | 2 | 457 | 439 | 39 |
| 2 | 6 | 1 | 1384 | 1309 | 21 | 8 | 8 | 1 | 271 | 292 | 50 | 2 | 11 | 1 | 547 | 518 | 25 | 0.0E+01 | 15 | 1 | 567 | 592 | 26 | -7 | -12 | 2 | 659 | 678 | 22 |
| 3 | 6 | 1 | 473 | 445 | 19 | -8 | 9 | 1 | 114 | 144 | 87 | 3 | 11 | 1 | 37 | 55 | 37 | 1 | 15 | 1 | 642 | 638 | 24 | -6 | -12 | 2 | 57 | 27 | 57 |
| 4 | 6 | 1 | 1384 | 1401 | 21 | -7 | 9 | 1 | 387 | 348 | 31 | 4 | 11 | 1 | 803 | 788 | 21 | 2 | 15 | 1 | 465 | 443 | 29 | -5 | -12 | 2 | 557 | 536 | 28 |
| 5 | 6 | 1 | 139 | 119 | 26 | -6 | 9 | 1 | 214 | 218 | 37 | 5 | 11 | 1 | 1065 | 1049 | 28 | 3 | 15 | 1 | 909 | 941 | 35 | -4 | -12 | 2 | 396 | 407 | 47 |
| 6 | 6 | 1 | 405 | 406 | 28 | -5 | 9 | 1 | 1200 | 1267 | 35 | 6 | 11 | 1 | 505 | 452 | 59 | -2 | -16 | 2 | 59 | 90 | 59 | -3 | -12 | 2 | 715 | 723 | 22 |
| 7 | 6 | 1 | 1044 | 1034 | 29 | -4 | 9 | 1 | 198 | 213 | 36 | 7 | 11 | 1 | 763 | 749 | 42 | -1 | -16 | 2 | 381 | 364 | 32 | -2 | -12 | 2 | 503 | 509 | 28 |
| 8 | 6 | 1 | 813 | 805 | 32 | -3 | 9 | 1 | 461 | 493 | 34 | -6 | 12 | 1 | 188 | 146 | 64 | 0.0E+01 | -16 | 2 | 585 | 585 | 27 | -1 | -12 | 2 | 156 | 170 | 41 |
| 9 | 6 | 1 | 100 | 15 | 100 | -2 | 9 | 1 | 1949 | 1981 | 25 | -5 | 12 | 1 | 391 | 341 | 30 | 1 | -16 | 2 | 52 | 79 | 52 | 0.0E+01 | -12 | 2 | 1233 | 1214 | 22 |
| -9 | 7 | 1 | 637 | 618 | 55 | -1 | 9 | 1 | 602 | 600 | 17 | -4 | 12 | 1 | 236 | 166 | 38 | 2 | -16 | 2 | 330 | 309 | 48 | 1 | -12 | 2 | 126 | 117 | 49 |
| -8 | 7 | 1 | 300 | 292 | 47 | 0.0E+01 | 9 | 1 | 165 | 160 | 24 | -3 | 12 | 1 | 262 | 242 | 26 | -5 | -15 | 2 | 581 | 519 | 43 | 2 | -12 | 2 | 941 | 943 | 24 |
| -7 | 7 | 1 | 320 | 313 | 32 | 1 | 9 | 1 | 991 | 962 | 20 | -2 | 12 | 1 | 1218 | 1224 | 48 | -4 | -15 | 2 | 225 | 224 | 40 | 3 | -12 | 2 | 861 | 865 | 28 |
| -6 | 7 | 1 | 160 | 160 | 30 | 2 | 9 | 1 | 1159 | 1160 | 29 | -1 | 12 | 1 | 222 | 208 | 32 | -3 | -15 | 2 | 314 | 334 | 33 | 4 | -12 | 2 | 670 | 644 | 33 |
| -5 | 7 | 1 | 744 | 760 | 18 | 3 | 9 | 1 | 0.0E+01 | 46 | 1 | 0.0E+01 | 12 | 1 | 942 | 935 | 22 | -2 | -15 | 2 | 375 | 345 | 31 | 5 | -12 | 2 | 460 | 437 | 31 |
| -4 | 7 | 1 | 490 | 524 | 20 | 4 | 9 | 1 | 399 | 368 | 46 | 1 | 12 | 1 | 1281 | 1267 | 26 | -1 | -15 | 2 | 880 | 863 | 24 | 6 | -12 | 2 | 20 | 39 | 20 |
| -3 | 7 | 1 | 1676 | 1674 | 25 | 5 | 9 | 1 | 230 | 214 | 35 | 2 | 12 | 1 | 542 | 515 | 25 | 0.0E+01 | -15 | 2 | 267 | 277 | 35 | -8 | -11 | 2 | 358 | 357 | 36 |
| -2 | 7 | 1 | 99 | 25 | 42 | 6 | 9 | 1 | 676 | 644 | 35 | 3 | 12 | 1 | 779 | 772 | 25 | 1 | -15 | 2 | 222 | 206 | 38 | -7 | -11 | 2 | 869 | 891 | 21 |
| -1 | 7 | 1 | 287 | 291 | 26 | 7 | 9 | 1 | 847 | 844 | 35 | 4 | 12 | 1 | 331 | 363 | 45 | 2 | -15 | 2 | 1093 | 1076 | 26 | -6 | -11 | 2 | 380 | 360 | 26 |
| 0.0E+01 | 7 | 1 | 2489 | 2382 | 41 | 8 | 9 | 1 | 263 | 239 | 56 | 5 | 12 | 1 | 80 | 45 | 80 | 3 | -15 | 2 | 126 | 109 | 71 | -5 | -11 | 2 | 748 | 733 | 21 |
| 1 | 7 | 1 | 589 | 595 | 28 | -7 | 10 | 1 | 253 | 248 | 35 | 6 | 12 | 1 | 60 | 21 | 59 | -6 | -14 | 2 | 54 | 81 | 53 | -4 | -11 | 2 | 785 | 779 | 24 |
| 2 | 7 | 1 | 262 | 205 | 22 | -6 | 10 | 1 | 812 | 834 | 25 | 7 | 12 | 1 | 325 | 271 | 58 | -5 | -14 | 2 | 792 | 793 | 40 | -3 | -11 | 2 | 376 | 352 | 27 |
| 3 | 7 | 1 | 1254 | 1274 | 22 | -5 | 10 | 1 | 317 | 314 | 27 | -5 | 13 | 1 | 165 | 115 | 39 | -4 | -14 | 2 | 86 | 107 | 85 | -2 | -11 | 2 | 1152 | 1146 | 20 |
| 4 | 7 | 1 | 1386 | 1401 | 20 | -4 | 10 | 1 | 204 | 191 | 30 | -4 | 13 | 1 | 537 | 522 | 22 | -3 | -14 | 2 | 554 | 520 | 28 | -1 | -11 | 2 | 72 | 14 | 72 |
| 5 | 7 | 1 | 287 | 285 | 26 | -3 | 10 | 1 | 413 | 379 | 27 | -3 | 13 | 1 | 436 | 434 | 30 | -2 | -14 | 2 | 494 | 537 | 28 | 0.0E+01 | -11 | 2 | 585 | 584 | 23 |
| 6 | 7 | 1 | 261 | 264 | 42 | -2 | 10 | 1 | 186 | 157 | 27 | -2 | 13 | 1 | 108 | 86 | 67 | -1 | -14 | 2 | 359 | 335 | 30 | 1 | -11 | 2 | 470 | 454 | 27 |
| 7 | 7 | 1 | 435 | 407 | 38 | -1 | 10 | 1 | 562 | 564 | 17 | -1 | 13 | 1 | 287 | 296 | 32 | 0.0E+01 | -14 | 2 | 596 | 572 | 24 | 2 | -11 | 2 | 1068 | 1063 | 21 |
| 8 | 7 | 1 | 566 | 559 | 34 | 0.0E+01 | 10 | 1 | 1475 | 1468 | 21 | 0.0E+01 | 13 | 1 | 300 | 313 | 30 | 1 | -14 | 2 | 292 | 283 | 32 | 3 | -11 | 2 | 461 | 455 | 22 |
| 9 | 7 | 1 | 542 | 533 | 40 | 1 | 10 | 1 | 232 | 212 | 30 | 1 | 13 | 1 | 318 | 319 | 30 | 2 | -14 | 2 | 636 | 653 | 25 | 4 | -11 | 2 | 172 | 166 | 45 |
| _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Deposited Table: Observed and calculated structure factors for parsonsite |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Page | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| h | k | l | 10Fo | 10Fc | 10s | h | k | l | 10Fo | 10Fc | 10s | h | k | l | 10Fo | 10Fc | 10s | h | k | l | 10Fo | 10Fc | 10s | h | k | l | 10Fo | 10Fc | 10s |
| 5 | -11 | 2 | 1096 | 1087 | 25 | -3 | -8 | 2 | 97 | 43 | 40 | 1 | -6 | 2 | 363 | 328 | 16 | 4 | -4 | 2 | 2136 | 2147 | 15 | 6 | -2 | 2 | 313 | 307 | 21 |
| 6 | -11 | 2 | 464 | 452 | 31 | -2 | -8 | 2 | 556 | 567 | 17 | 2 | -6 | 2 | 668 | 665 | 15 | 5 | -4 | 2 | 547 | 556 | 17 | 7 | -2 | 2 | 96 | 38 | 39 |
| 7 | -11 | 2 | 237 | 206 | 42 | -1 | -8 | 2 | 1522 | 1473 | 21 | 3 | -6 | 2 | 1933 | 1960 | 18 | 6 | -4 | 2 | 635 | 610 | 21 | 8 | -2 | 2 | 224 | 172 | 31 |
| -9 | -10 | 2 | 423 | 423 | 50 | 0.0E+01 | -8 | 2 | 402 | 410 | 20 | 4 | -6 | 2 | 660 | 661 | 21 | 7 | -4 | 2 | 458 | 469 | 26 | 9 | -2 | 2 | 395 | 368 | 29 |
| -8 | -10 | 2 | 65 | 86 | 64 | 1 | -8 | 2 | 329 | 297 | 47 | 5 | -6 | 2 | 756 | 734 | 22 | 8 | -4 | 2 | 247 | 211 | 32 | -10 | -1 | 2 | 588 | 545 | 33 |
| -7 | -10 | 2 | 475 | 476 | 24 | 2 | -8 | 2 | 237 | 262 | 31 | 6 | -6 | 2 | 1427 | 1409 | 120 | 9 | -4 | 2 | 56 | 20 | 55 | -9 | -1 | 2 | 55 | 30 | 55 |
| -6 | -10 | 2 | 136 | 145 | 38 | 3 | -8 | 2 | 644 | 668 | 21 | 7 | -6 | 2 | 381 | 345 | 30 | -10 | -3 | 2 | 286 | 254 | 43 | -8 | -1 | 2 | 1299 | 1269 | 39 |
| -5 | -10 | 2 | 1064 | 1061 | 20 | 4 | -8 | 2 | 445 | 473 | 28 | 8 | -6 | 2 | 348 | 370 | 33 | -9 | -3 | 2 | 313 | 297 | 38 | -7 | -1 | 2 | 629 | 615 | 16 |
| -4 | -10 | 2 | 497 | 485 | 28 | 5 | -8 | 2 | 1443 | 1460 | 30 | 9 | -6 | 2 | 296 | 308 | 59 | -8 | -3 | 2 | 466 | 445 | 31 | -6 | -1 | 2 | 580 | 571 | 26 |
| -3 | -10 | 2 | 140 | 99 | 46 | 6 | -8 | 2 | 279 | 278 | 43 | -10 | -5 | 2 | 617 | 591 | 39 | -7 | -3 | 2 | 132 | 83 | 26 | -5 | -1 | 2 | 1952 | 1863 | 56 |
| -2 | -10 | 2 | 1906 | 1864 | 27 | 7 | -8 | 2 | 341 | 357 | 43 | -9 | -5 | 2 | 64 | 54 | 63 | -6 | -3 | 2 | 1761 | 1723 | 44 | -4 | -1 | 2 | 231 | 234 | 15 |
| -1 | -10 | 2 | 199 | 165 | 28 | 8 | -8 | 2 | 776 | 796 | 36 | -8 | -5 | 2 | 189 | 162 | 33 | -5 | -3 | 2 | 326 | 314 | 14 | -3 | -1 | 2 | 1351 | 1310 | 38 |
| 0.0E+01 | -10 | 2 | 913 | 905 | 16 | -10 | -7 | 2 | 249 | 256 | 58 | -7 | -5 | 2 | 300 | 317 | 20 | -4 | -3 | 2 | 376 | 362 | 12 | -2 | -1 | 2 | 1897 | 1727 | 52 |
| 1 | -10 | 2 | 1179 | 1160 | 17 | -9 | -7 | 2 | 201 | 151 | 36 | -6 | -5 | 2 | 394 | 398 | 20 | -3 | -3 | 2 | 2753 | 2791 | 71 | -1 | -1 | 2 | 653 | 620 | 11 |
| 2 | -10 | 2 | 731 | 760 | 21 | -8 | -7 | 2 | 714 | 724 | 24 | -5 | -5 | 2 | 353 | 349 | 16 | -2 | -3 | 2 | 325 | 219 | 12 | 0.0E+01 | -1 | 2 | 452 | 451 | 5 |
| 3 | -10 | 2 | 439 | 424 | 25 | -7 | -7 | 2 | 142 | 121 | 28 | -4 | -5 | 2 | 2221 | 2285 | 74 | -1 | -3 | 2 | 1034 | 1089 | 33 | 1 | -1 | 2 | 1046 | 1059 | 20 |
| 4 | -10 | 2 | 226 | 178 | 36 | -6 | -7 | 2 | 174 | 175 | 25 | -3 | -5 | 2 | 179 | 160 | 19 | 0.0E+01 | -3 | 2 | 1809 | 1852 | 33 | 2 | -1 | 2 | 1826 | 1821 | 50 |
| 5 | -10 | 2 | 563 | 558 | 28 | -5 | -7 | 2 | 280 | 289 | 21 | -2 | -5 | 2 | 523 | 502 | 19 | 1 | -3 | 2 | 794 | 775 | 16 | 3 | -1 | 2 | 1403 | 1403 | 40 |
| 6 | -10 | 2 | 235 | 212 | 38 | -4 | -7 | 2 | 74 | 57 | 54 | -1 | -5 | 2 | 2985 | 3143 | 37 | 2 | -3 | 2 | 111 | 48 | 14 | 4 | -1 | 2 | 1186 | 1207 | 53 |
| 7 | -10 | 2 | 853 | 785 | 35 | -3 | -7 | 2 | 109 | 75 | 32 | 0.0E+01 | -5 | 2 | 957 | 936 | 25 | 3 | -3 | 2 | 853 | 897 | 13 | 5 | -1 | 2 | 688 | 717 | 33 |
| -9 | -9 | 2 | 857 | 844 | 27 | -2 | -7 | 2 | 2191 | 2272 | 28 | 1 | -5 | 2 | 1072 | 1073 | 11 | 4 | -3 | 2 | 1238 | 1275 | 14 | 6 | -1 | 2 | 1392 | 1399 | 66 |
| -8 | -9 | 2 | 350 | 328 | 33 | -1 | -7 | 2 | 81 | 21 | 31 | 2 | -5 | 2 | 1485 | 1480 | 18 | 5 | -3 | 2 | 988 | 996 | 27 | 7 | -1 | 2 | 786 | 794 | 27 |
| -7 | -9 | 2 | 420 | 423 | 23 | 0.0E+01 | -7 | 2 | 135 | 135 | 37 | 3 | -5 | 2 | 254 | 241 | 16 | 6 | -3 | 2 | 1068 | 1088 | 66 | 8 | -1 | 2 | 240 | 220 | 27 |
| -6 | -9 | 2 | 940 | 979 | 21 | 1 | -7 | 2 | 2823 | 2694 | 56 | 4 | -5 | 2 | 113 | 62 | 30 | 7 | -3 | 2 | 494 | 476 | 23 | 9 | -1 | 2 | 601 | 561 | 23 |
| -5 | -9 | 2 | 218 | 219 | 27 | 2 | -7 | 2 | 838 | 861 | 35 | 5 | -5 | 2 | 681 | 695 | 21 | 8 | -3 | 2 | 1030 | 977 | 22 | 10 | -1 | 2 | 230 | 258 | 52 |
| -4 | -9 | 2 | 639 | 597 | 24 | 3 | -7 | 2 | 303 | 312 | 35 | 6 | -5 | 2 | 304 | 311 | 28 | 9 | -3 | 2 | 682 | 645 | 28 | -10 | 0.0E+01 | 2 | 330 | 311 | 39 |
| -3 | -9 | 2 | 171 | 137 | 34 | 4 | -7 | 2 | 1172 | 1221 | 27 | 7 | -5 | 2 | 490 | 481 | 39 | 10 | -3 | 2 | 350 | 312 | 56 | -9 | 0.0E+01 | 2 | 498 | 454 | 30 |
| -2 | -9 | 2 | 501 | 517 | 19 | 5 | -7 | 2 | 593 | 645 | 29 | 8 | -5 | 2 | 812 | 758 | 24 | -10 | -2 | 2 | 937 | 909 | 48 | -8 | 0.0E+01 | 2 | 775 | 780 | 18 |
| -1 | -9 | 2 | 450 | 428 | 33 | 6 | -7 | 2 | 133 | 93 | 59 | 9 | -5 | 2 | 366 | 332 | 34 | -9 | -2 | 2 | 128 | 69 | 52 | -7 | 0.0E+01 | 2 | 434 | 410 | 14 |
| 0.0E+01 | -9 | 2 | 1640 | 1650 | 19 | 7 | -7 | 2 | 400 | 366 | 32 | -10 | -4 | 2 | 93 | 64 | 93 | -8 | -2 | 2 | 414 | 400 | 26 | -6 | 0.0E+01 | 2 | 284 | 267 | 17 |
| 1 | -9 | 2 | 597 | 600 | 20 | 8 | -7 | 2 | 155 | 124 | 52 | -9 | -4 | 2 | 61 | 14 | 60 | -7 | -2 | 2 | 740 | 709 | 41 | -5 | 0.0E+01 | 2 | 1433 | 1379 | 32 |
| 2 | -9 | 2 | 248 | 239 | 25 | 9 | -7 | 2 | 218 | 249 | 89 | -8 | -4 | 2 | 1428 | 1457 | 111 | -6 | -2 | 2 | 812 | 790 | 13 | -4 | 0.0E+01 | 2 | 560 | 522 | 11 |
| 3 | -9 | 2 | 1749 | 1765 | 60 | -10 | -6 | 2 | 243 | 223 | 38 | -7 | -4 | 2 | 131 | 92 | 26 | -5 | -2 | 2 | 427 | 423 | 13 | -3 | 0.0E+01 | 2 | 1775 | 1700 | 37 |
| 4 | -9 | 2 | 604 | 595 | 26 | -9 | -6 | 2 | 898 | 910 | 24 | -6 | -4 | 2 | 170 | 171 | 20 | -4 | -2 | 2 | 702 | 702 | 13 | -2 | 0.0E+01 | 2 | 1558 | 1493 | 32 |
| 5 | -9 | 2 | 95 | 92 | 95 | -8 | -6 | 2 | 122 | 74 | 52 | -5 | -4 | 2 | 1071 | 1103 | 42 | -3 | -2 | 2 | 1132 | 1075 | 11 | -1 | 0.0E+01 | 2 | 2208 | 2134 | 26 |
| 6 | -9 | 2 | 644 | 638 | 26 | -7 | -6 | 2 | 46 | 32 | 45 | -4 | -4 | 2 | 589 | 571 | 19 | -2 | -2 | 2 | 502 | 449 | 27 | 0.0E+01 | 0.0E+01 | 2 | 2670 | 2545 | 49 |
| 7 | -9 | 2 | 473 | 464 | 49 | -6 | -6 | 2 | 1842 | 1912 | 57 | -3 | -4 | 2 | 305 | 315 | 15 | -1 | -2 | 2 | 2530 | 2530 | 79 | 1 | 0.0E+01 | 2 | 84 | 22 | 11 |
| 8 | -9 | 2 | 289 | 266 | 38 | -5 | -6 | 2 | 61 | 11 | 61 | -2 | -4 | 2 | 767 | 733 | 32 | 0.0E+01 | -2 | 2 | 2191 | 2214 | 17 | 2 | 0.0E+01 | 2 | 1268 | 1376 | 45 |
| -9 | -8 | 2 | 309 | 273 | 34 | -4 | -6 | 2 | 281 | 279 | 19 | -1 | -4 | 2 | 577 | 562 | 29 | 1 | -2 | 2 | 1796 | 1848 | 30 | 3 | 0.0E+01 | 2 | 507 | 473 | 15 |
| -8 | -8 | 2 | 147 | 120 | 44 | -3 | -6 | 2 | 1570 | 1580 | 57 | 0.0E+01 | -4 | 2 | 642 | 615 | 17 | 2 | -2 | 2 | 2260 | 2284 | 30 | 4 | 0.0E+01 | 2 | 1179 | 1191 | 37 |
| -7 | -8 | 2 | 1007 | 1066 | 22 | -2 | -6 | 2 | 351 | 358 | 15 | 1 | -4 | 2 | 3242 | 3326 | 39 | 3 | -2 | 2 | 274 | 249 | 22 | 5 | 0.0E+01 | 2 | 292 | 298 | 18 |
| -6 | -8 | 2 | 335 | 346 | 22 | -1 | -6 | 2 | 263 | 235 | 16 | 2 | -4 | 2 | 1351 | 1384 | 10 | 4 | -2 | 2 | 1266 | 1307 | 34 | 6 | 0.0E+01 | 2 | 191 | 181 | 22 |
| -5 | -8 | 2 | 103 | 105 | 39 | 0.0E+01 | -6 | 2 | 636 | 617 | 15 | 3 | -4 | 2 | 1331 | 1373 | 21 | 5 | -2 | 2 | 438 | 464 | 17 | 7 | 0.0E+01 | 2 | 853 | 838 | 30 |
| _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Deposited Table: Observed and calculated structure factors for parsonsite |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Page | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| h | k | l | 10Fo | 10Fc | 10s | h | k | l | 10Fo | 10Fc | 10s | h | k | l | 10Fo | 10Fc | 10s | h | k | l | 10Fo | 10Fc | 10s | h | k | l | 10Fo | 10Fc | 10s |
| 8 | 0.0E+01 | 2 | 937 | 913 | 30 | 9 | 2 | 2 | 811 | 768 | 47 | -8 | 5 | 2 | 374 | 378 | 29 | -3 | 7 | 2 | 995 | 1031 | 58 | 6 | 9 | 2 | 773 | 745 | 36 |
| 9 | 0.0E+01 | 2 | 339 | 354 | 44 | -10 | 3 | 2 | 232 | 210 | 38 | -7 | 5 | 2 | 1032 | 1070 | 17 | -2 | 7 | 2 | 890 | 886 | 71 | 7 | 9 | 2 | 107 | 104 | 92 |
| 10 | 0.0E+01 | 2 | 467 | 401 | 41 | -9 | 3 | 2 | 479 | 414 | 26 | -6 | 5 | 2 | 76 | 24 | 57 | -1 | 7 | 2 | 0.0E+01 | 45 | 1 | 8 | 9 | 2 | 240 | 218 | 53 |
| -10 | 1 | 2 | 670 | 602 | 31 | -8 | 3 | 2 | 264 | 276 | 31 | -5 | 5 | 2 | 360 | 370 | 19 | 0.0E+01 | 7 | 2 | 672 | 666 | 26 | -7 | 10 | 2 | 267 | 252 | 36 |
| -9 | 1 | 2 | 688 | 664 | 23 | -7 | 3 | 2 | 435 | 422 | 18 | -4 | 5 | 2 | 2035 | 2149 | 36 | 1 | 7 | 2 | 34 | 33 | 33 | -6 | 10 | 2 | 1056 | 1090 | 82 |
| -8 | 1 | 2 | 415 | 385 | 25 | -6 | 3 | 2 | 646 | 648 | 21 | -3 | 5 | 2 | 750 | 785 | 15 | 2 | 7 | 2 | 1548 | 1489 | 31 | -5 | 10 | 2 | 332 | 359 | 34 |
| -7 | 1 | 2 | 967 | 930 | 16 | -5 | 3 | 2 | 1376 | 1390 | 25 | -2 | 5 | 2 | 194 | 165 | 27 | 3 | 7 | 2 | 1460 | 1465 | 18 | -4 | 10 | 2 | 1036 | 1034 | 32 |
| -6 | 1 | 2 | 142 | 85 | 27 | -4 | 3 | 2 | 98 | 51 | 29 | -1 | 5 | 2 | 975 | 1028 | 57 | 4 | 7 | 2 | 564 | 523 | 37 | -3 | 10 | 2 | 1093 | 1131 | 33 |
| -5 | 1 | 2 | 1179 | 1155 | 12 | -3 | 3 | 2 | 85 | 48 | 19 | 0.0E+01 | 5 | 2 | 1625 | 1601 | 68 | 5 | 7 | 2 | 1081 | 1083 | 34 | -2 | 10 | 2 | 566 | 539 | 20 |
| -4 | 1 | 2 | 937 | 895 | 34 | -2 | 3 | 2 | 3036 | 3038 | 65 | 1 | 5 | 2 | 208 | 162 | 19 | 6 | 7 | 2 | 808 | 799 | 35 | -1 | 10 | 2 | 1025 | 1019 | 18 |
| -3 | 1 | 2 | 1594 | 1504 | 28 | -1 | 3 | 2 | 1714 | 1679 | 59 | 2 | 5 | 2 | 858 | 864 | 19 | 7 | 7 | 2 | 617 | 639 | 33 | 0.0E+01 | 10 | 2 | 418 | 397 | 26 |
| -2 | 1 | 2 | 187 | 161 | 12 | 0.0E+01 | 3 | 2 | 369 | 344 | 11 | 3 | 5 | 2 | 373 | 374 | 15 | 8 | 7 | 2 | 555 | 545 | 34 | 1 | 10 | 2 | 126 | 136 | 42 |
| -1 | 1 | 2 | 881 | 870 | 19 | 1 | 3 | 2 | 1227 | 1205 | 25 | 4 | 5 | 2 | 982 | 986 | 12 | -8 | 8 | 2 | 106 | 118 | 68 | 2 | 10 | 2 | 225 | 186 | 33 |
| 0.0E+01 | 1 | 2 | 3109 | 3058 | 27 | 2 | 3 | 2 | 1930 | 1975 | 45 | 5 | 5 | 2 | 1189 | 1201 | 21 | -7 | 8 | 2 | 361 | 343 | 42 | 3 | 10 | 2 | 492 | 483 | 35 |
| 1 | 1 | 2 | 1518 | 1513 | 22 | 3 | 3 | 2 | 452 | 443 | 11 | 6 | 5 | 2 | 491 | 473 | 24 | -6 | 8 | 2 | 170 | 158 | 32 | 4 | 10 | 2 | 201 | 227 | 39 |
| 2 | 1 | 2 | 1502 | 1515 | 23 | 4 | 3 | 2 | 350 | 355 | 11 | 7 | 5 | 2 | 556 | 495 | 26 | -5 | 8 | 2 | 388 | 383 | 24 | 5 | 10 | 2 | 832 | 856 | 39 |
| 3 | 1 | 2 | 1146 | 1216 | 28 | 5 | 3 | 2 | 643 | 686 | 14 | 8 | 5 | 2 | 659 | 664 | 26 | -4 | 8 | 2 | 1502 | 1549 | 27 | 6 | 10 | 2 | 422 | 452 | 47 |
| 4 | 1 | 2 | 2060 | 2119 | 70 | 6 | 3 | 2 | 678 | 703 | 20 | 9 | 5 | 2 | 625 | 611 | 34 | -3 | 8 | 2 | 589 | 576 | 25 | 7 | 10 | 2 | 314 | 318 | 49 |
| 5 | 1 | 2 | 947 | 984 | 40 | 7 | 3 | 2 | 968 | 945 | 23 | -9 | 6 | 2 | 123 | 68 | 61 | -2 | 8 | 2 | 1169 | 1169 | 42 | -7 | 11 | 2 | 199 | 263 | 85 |
| 6 | 1 | 2 | 119 | 12 | 26 | 8 | 3 | 2 | 271 | 250 | 32 | -8 | 6 | 2 | 612 | 654 | 28 | -1 | 8 | 2 | 1569 | 1678 | 29 | -6 | 11 | 2 | 171 | 148 | 37 |
| 7 | 1 | 2 | 618 | 615 | 17 | 9 | 3 | 2 | 202 | 175 | 37 | -7 | 6 | 2 | 362 | 378 | 23 | 0.0E+01 | 8 | 2 | 1083 | 1064 | 32 | -5 | 11 | 2 | 276 | 245 | 34 |
| 8 | 1 | 2 | 462 | 469 | 28 | -10 | 4 | 2 | 223 | 155 | 43 | -6 | 6 | 2 | 372 | 367 | 21 | 1 | 8 | 2 | 1057 | 1012 | 15 | -4 | 11 | 2 | 540 | 505 | 28 |
| 9 | 1 | 2 | 440 | 404 | 29 | -9 | 4 | 2 | 1039 | 1004 | 30 | -5 | 6 | 2 | 336 | 347 | 21 | 2 | 8 | 2 | 505 | 455 | 20 | -3 | 11 | 2 | 606 | 598 | 20 |
| 10 | 1 | 2 | 152 | 145 | 82 | -8 | 4 | 2 | 269 | 264 | 40 | -4 | 6 | 2 | 315 | 317 | 21 | 3 | 8 | 2 | 341 | 326 | 24 | -2 | 11 | 2 | 1063 | 1082 | 19 |
| -10 | 2 | 2 | 694 | 672 | 32 | -7 | 4 | 2 | 278 | 293 | 24 | -3 | 6 | 2 | 661 | 647 | 37 | 4 | 8 | 2 | 296 | 304 | 33 | -1 | 11 | 2 | 1001 | 993 | 23 |
| -9 | 2 | 2 | 258 | 205 | 33 | -6 | 4 | 2 | 909 | 954 | 15 | -2 | 6 | 2 | 2209 | 2245 | 37 | 5 | 8 | 2 | 516 | 517 | 29 | 0.0E+01 | 11 | 2 | 617 | 600 | 23 |
| -8 | 2 | 2 | 268 | 257 | 30 | -5 | 4 | 2 | 1003 | 1039 | 19 | -1 | 6 | 2 | 617 | 593 | 18 | 6 | 8 | 2 | 89 | 68 | 88 | 1 | 11 | 2 | 1456 | 1457 | 22 |
| -7 | 2 | 2 | 1180 | 1195 | 17 | -4 | 4 | 2 | 1058 | 1057 | 14 | 0.0E+01 | 6 | 2 | 1451 | 1400 | 43 | 7 | 8 | 2 | 615 | 644 | 35 | 2 | 11 | 2 | 719 | 708 | 24 |
| -6 | 2 | 2 | 335 | 320 | 16 | -3 | 4 | 2 | 484 | 464 | 16 | 1 | 6 | 2 | 1897 | 1802 | 56 | 8 | 8 | 2 | 503 | 508 | 41 | 3 | 11 | 2 | 158 | 133 | 54 |
| -5 | 2 | 2 | 1022 | 1013 | 13 | -2 | 4 | 2 | 1068 | 1106 | 34 | 2 | 6 | 2 | 1653 | 1595 | 26 | -8 | 9 | 2 | 934 | 927 | 51 | 4 | 11 | 2 | 843 | 796 | 26 |
| -4 | 2 | 2 | 1678 | 1662 | 49 | -1 | 4 | 2 | 352 | 341 | 21 | 3 | 6 | 2 | 701 | 677 | 13 | -7 | 9 | 2 | 239 | 267 | 35 | 5 | 11 | 2 | 93 | 86 | 93 |
| -3 | 2 | 2 | 1483 | 1487 | 13 | 0.0E+01 | 4 | 2 | 2518 | 2489 | 114 | 4 | 6 | 2 | 504 | 490 | 19 | -6 | 9 | 2 | 379 | 399 | 26 | 6 | 11 | 2 | 135 | 77 | 76 |
| -2 | 2 | 2 | 1791 | 1786 | 45 | 1 | 4 | 2 | 412 | 399 | 12 | 5 | 6 | 2 | 802 | 832 | 22 | -5 | 9 | 2 | 475 | 475 | 24 | 7 | 11 | 2 | 174 | 128 | 113 |
| -1 | 2 | 2 | 507 | 477 | 21 | 2 | 4 | 2 | 915 | 903 | 15 | 6 | 6 | 2 | 207 | 201 | 34 | -4 | 9 | 2 | 272 | 251 | 28 | -6 | 12 | 2 | 728 | 698 | 30 |
| 0.0E+01 | 2 | 2 | 1627 | 1598 | 34 | 3 | 4 | 2 | 1871 | 1861 | 29 | 7 | 6 | 2 | 502 | 484 | 59 | -3 | 9 | 2 | 165 | 157 | 42 | -5 | 12 | 2 | 640 | 666 | 40 |
| 1 | 2 | 2 | 1198 | 1103 | 12 | 4 | 4 | 2 | 1321 | 1346 | 23 | 8 | 6 | 2 | 297 | 293 | 34 | -2 | 9 | 2 | 759 | 764 | 22 | -4 | 12 | 2 | 207 | 183 | 32 |
| 2 | 2 | 2 | 2102 | 2140 | 57 | 5 | 4 | 2 | 105 | 65 | 30 | 9 | 6 | 2 | 411 | 413 | 42 | -1 | 9 | 2 | 291 | 271 | 28 | -3 | 12 | 2 | 1012 | 994 | 19 |
| 3 | 2 | 2 | 187 | 172 | 16 | 6 | 4 | 2 | 565 | 567 | 23 | -9 | 7 | 2 | 823 | 802 | 58 | 0.0E+01 | 9 | 2 | 1285 | 1241 | 35 | -2 | 12 | 2 | 255 | 263 | 34 |
| 4 | 2 | 2 | 438 | 437 | 9 | 7 | 4 | 2 | 894 | 892 | 23 | -8 | 7 | 2 | 203 | 185 | 37 | 1 | 9 | 2 | 1429 | 1403 | 26 | -1 | 12 | 2 | 560 | 570 | 25 |
| 5 | 2 | 2 | 1352 | 1388 | 39 | 8 | 4 | 2 | 165 | 184 | 42 | -7 | 7 | 2 | 322 | 330 | 30 | 2 | 9 | 2 | 696 | 724 | 30 | 0.0E+01 | 12 | 2 | 251 | 222 | 31 |
| 6 | 2 | 2 | 1192 | 1223 | 35 | 9 | 4 | 2 | 325 | 272 | 58 | -6 | 7 | 2 | 1586 | 1644 | 19 | 3 | 9 | 2 | 1348 | 1338 | 34 | 1 | 12 | 2 | 295 | 270 | 30 |
| 7 | 2 | 2 | 242 | 227 | 23 | -10 | 5 | 2 | 203 | 182 | 63 | -5 | 7 | 2 | 464 | 495 | 21 | 4 | 9 | 2 | 787 | 801 | 24 | 2 | 12 | 2 | 481 | 481 | 27 |
| 8 | 2 | 2 | 499 | 493 | 26 | -9 | 5 | 2 | 335 | 303 | 41 | -4 | 7 | 2 | 209 | 208 | 26 | 5 | 9 | 2 | 325 | 328 | 48 | 3 | 12 | 2 | 952 | 950 | 26 |
| _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Deposited Table: Observed and calculated structure factors for parsonsite |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Page | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| h | k | l | 10Fo | 10Fc | 10s | h | k | l | 10Fo | 10Fc | 10s | h | k | l | 10Fo | 10Fc | 10s | h | k | l | 10Fo | 10Fc | 10s | h | k | l | 10Fo | 10Fc | 10s |
| 4 | 12 | 2 | 311 | 330 | 43 | 3 | -14 | 3 | 573 | 549 | 46 | -6 | -10 | 3 | 160 | 151 | 33 | 3 | -8 | 3 | 516 | 478 | 28 | 9 | -6 | 3 | 648 | 568 | 48 |
| 6 | 12 | 2 | 1104 | 1079 | 29 | -7 | -13 | 3 | 193 | 164 | 49 | -5 | -10 | 3 | 851 | 845 | 43 | 4 | -8 | 3 | 540 | 546 | 31 | -9 | -5 | 3 | 297 | 270 | 41 |
| -5 | 13 | 2 | 522 | 512 | 25 | -6 | -13 | 3 | 495 | 470 | 25 | -4 | -10 | 3 | 335 | 345 | 29 | 5 | -8 | 3 | 414 | 426 | 36 | -8 | -5 | 3 | 250 | 238 | 25 |
| -4 | 13 | 2 | 740 | 725 | 20 | -5 | -13 | 3 | 55 | 48 | 54 | -3 | -10 | 3 | 186 | 152 | 26 | 6 | -8 | 3 | 415 | 405 | 38 | -7 | -5 | 3 | 1437 | 1470 | 88 |
| -3 | 13 | 2 | 501 | 497 | 29 | -4 | -13 | 3 | 513 | 501 | 26 | -2 | -10 | 3 | 687 | 710 | 17 | 7 | -8 | 3 | 0.0E+01 | 44 | 1 | -6 | -5 | 3 | 185 | 137 | 24 |
| -2 | 13 | 2 | 570 | 574 | 26 | -3 | -13 | 3 | 150 | 131 | 37 | -1 | -10 | 3 | 464 | 452 | 20 | 8 | -8 | 3 | 290 | 289 | 48 | -5 | -5 | 3 | 895 | 972 | 76 |
| -1 | 13 | 2 | 1191 | 1211 | 23 | -2 | -13 | 3 | 1253 | 1259 | 24 | 0.0E+01 | -10 | 3 | 265 | 235 | 25 | -9 | -7 | 3 | 53 | 53 | 53 | -4 | -5 | 3 | 810 | 796 | 28 |
| 0.0E+01 | 13 | 2 | 410 | 364 | 28 | -1 | -13 | 3 | 373 | 351 | 30 | 1 | -10 | 3 | 1833 | 1756 | 31 | -8 | -7 | 3 | 1126 | 1177 | 18 | -3 | -5 | 3 | 558 | 564 | 22 |
| 1 | 13 | 2 | 200 | 208 | 33 | 0.0E+01 | -13 | 3 | 181 | 173 | 42 | 2 | -10 | 3 | 449 | 452 | 29 | -7 | -7 | 3 | 311 | 302 | 23 | -2 | -5 | 3 | 97 | 35 | 26 |
| 2 | 13 | 2 | 696 | 717 | 24 | 1 | -13 | 3 | 1265 | 1275 | 24 | 3 | -10 | 3 | 343 | 328 | 32 | -6 | -7 | 3 | 117 | 130 | 33 | -1 | -5 | 3 | 865 | 892 | 35 |
| 3 | 13 | 2 | 177 | 188 | 38 | 2 | -13 | 3 | 455 | 451 | 30 | 4 | -10 | 3 | 1314 | 1299 | 62 | -5 | -7 | 3 | 1786 | 1843 | 38 | 0.0E+01 | -5 | 3 | 1471 | 1489 | 45 |
| 4 | 13 | 2 | 253 | 233 | 33 | 4 | -13 | 3 | 565 | 580 | 34 | 5 | -10 | 3 | 421 | 422 | 32 | -4 | -7 | 3 | 582 | 585 | 23 | 1 | -5 | 3 | 1062 | 1110 | 26 |
| -3 | 14 | 2 | 602 | 624 | 26 | 5 | -13 | 3 | 590 | 534 | 29 | 6 | -10 | 3 | 135 | 124 | 54 | -3 | -7 | 3 | 953 | 964 | 34 | 2 | -5 | 3 | 1571 | 1630 | 34 |
| -2 | 14 | 2 | 214 | 227 | 37 | -7 | -12 | 3 | 169 | 164 | 44 | 7 | -10 | 3 | 355 | 344 | 36 | -2 | -7 | 3 | 967 | 976 | 14 | 3 | -5 | 3 | 703 | 719 | 20 |
| -1 | 14 | 2 | 113 | 85 | 60 | -6 | -12 | 3 | 1128 | 1144 | 56 | -9 | -9 | 3 | 197 | 135 | 73 | -1 | -7 | 3 | 109 | 65 | 27 | 4 | -5 | 3 | 1432 | 1433 | 49 |
| 0.0E+01 | 14 | 2 | 602 | 618 | 24 | -5 | -12 | 3 | 99 | 2 | 55 | -8 | -9 | 3 | 37 | 26 | 37 | 0.0E+01 | -7 | 3 | 146 | 97 | 25 | 5 | -5 | 3 | 942 | 965 | 17 |
| 1 | 14 | 2 | 910 | 905 | 23 | -4 | -12 | 3 | 606 | 591 | 21 | -7 | -9 | 3 | 75 | 13 | 75 | 1 | -7 | 3 | 938 | 923 | 23 | 6 | -5 | 3 | 460 | 456 | 24 |
| 2 | 14 | 2 | 130 | 111 | 42 | -3 | -12 | 3 | 994 | 973 | 21 | -6 | -9 | 3 | 1394 | 1439 | 36 | 2 | -7 | 3 | 612 | 626 | 18 | 7 | -5 | 3 | 654 | 636 | 24 |
| 3 | 14 | 2 | 127 | 126 | 47 | -2 | -12 | 3 | 629 | 616 | 21 | -5 | -9 | 3 | 29 | 18 | 28 | 3 | -7 | 3 | 679 | 705 | 14 | 8 | -5 | 3 | 132 | 135 | 53 |
| 4 | 14 | 2 | 949 | 1001 | 34 | -1 | -12 | 3 | 185 | 165 | 50 | -4 | -9 | 3 | 140 | 126 | 30 | 4 | -7 | 3 | 1502 | 1471 | 27 | 9 | -5 | 3 | 250 | 224 | 39 |
| 0.0E+01 | 15 | 2 | 450 | 454 | 41 | 0.0E+01 | -12 | 3 | 406 | 392 | 30 | -3 | -9 | 3 | 1982 | 2003 | 21 | 5 | -7 | 3 | 528 | 540 | 25 | -10 | -4 | 3 | 424 | 428 | 54 |
| -3 | -16 | 3 | 335 | 287 | 49 | 1 | -12 | 3 | 530 | 509 | 34 | -2 | -9 | 3 | 659 | 663 | 20 | 6 | -7 | 3 | 934 | 930 | 43 | -9 | -4 | 3 | 229 | 234 | 45 |
| -2 | -16 | 3 | 654 | 665 | 26 | 2 | -12 | 3 | 298 | 286 | 48 | -1 | -9 | 3 | 494 | 498 | 18 | 7 | -7 | 3 | 842 | 833 | 48 | -8 | -4 | 3 | 555 | 543 | 19 |
| -1 | -16 | 3 | 98 | 23 | 98 | 3 | -12 | 3 | 1083 | 1066 | 32 | 0.0E+01 | -9 | 3 | 935 | 895 | 33 | 8 | -7 | 3 | 498 | 452 | 51 | -7 | -4 | 3 | 800 | 782 | 17 |
| 0.0E+01 | -16 | 3 | 801 | 754 | 25 | 4 | -12 | 3 | 112 | 76 | 74 | 1 | -9 | 3 | 670 | 629 | 19 | -10 | -6 | 3 | 110 | 82 | 110 | -6 | -4 | 3 | 256 | 234 | 36 |
| 1 | -16 | 3 | 411 | 422 | 31 | 5 | -12 | 3 | 56 | 39 | 55 | 2 | -9 | 3 | 216 | 184 | 34 | -9 | -6 | 3 | 528 | 522 | 27 | -5 | -4 | 3 | 1773 | 1764 | 13 |
| -5 | -15 | 3 | 271 | 247 | 57 | 6 | -12 | 3 | 936 | 897 | 39 | 3 | -9 | 3 | 700 | 698 | 45 | -8 | -6 | 3 | 206 | 222 | 25 | -4 | -4 | 3 | 1422 | 1451 | 22 |
| -4 | -15 | 3 | 708 | 705 | 27 | -8 | -11 | 3 | 218 | 224 | 33 | 4 | -9 | 3 | 89 | 73 | 89 | -7 | -6 | 3 | 249 | 232 | 22 | -3 | -4 | 3 | 1863 | 1818 | 37 |
| -3 | -15 | 3 | 0.0E+01 | 30 | 1 | -7 | -11 | 3 | 179 | 165 | 32 | 5 | -9 | 3 | 351 | 363 | 42 | -6 | -6 | 3 | 632 | 662 | 24 | -2 | -4 | 3 | 2257 | 2208 | 87 |
| -2 | -15 | 3 | 631 | 624 | 26 | -6 | -11 | 3 | 371 | 354 | 33 | 6 | -9 | 3 | 1000 | 999 | 33 | -5 | -6 | 3 | 413 | 410 | 17 | -1 | -4 | 3 | 87 | 31 | 29 |
| -1 | -15 | 3 | 163 | 130 | 46 | -5 | -11 | 3 | 139 | 78 | 44 | 7 | -9 | 3 | 262 | 230 | 50 | -4 | -6 | 3 | 463 | 448 | 26 | 0.0E+01 | -4 | 3 | 1231 | 1266 | 29 |
| 0.0E+01 | -15 | 3 | 774 | 763 | 25 | -4 | -11 | 3 | 1419 | 1388 | 20 | -9 | -8 | 3 | 45 | 16 | 44 | -3 | -6 | 3 | 2199 | 2235 | 173 | 1 | -4 | 3 | 712 | 700 | 12 |
| 1 | -15 | 3 | 320 | 312 | 34 | -3 | -11 | 3 | 262 | 270 | 25 | -8 | -8 | 3 | 92 | 69 | 53 | -2 | -6 | 3 | 1102 | 1116 | 21 | 2 | -4 | 3 | 472 | 493 | 10 |
| 2 | -15 | 3 | 314 | 276 | 34 | -2 | -11 | 3 | 264 | 261 | 24 | -7 | -8 | 3 | 799 | 814 | 18 | -1 | -6 | 3 | 1449 | 1465 | 52 | 3 | -4 | 3 | 145 | 91 | 13 |
| -6 | -14 | 3 | 448 | 443 | 32 | -1 | -11 | 3 | 1736 | 1738 | 28 | -6 | -8 | 3 | 50 | 21 | 49 | 0.0E+01 | -6 | 3 | 2150 | 2118 | 63 | 4 | -4 | 3 | 404 | 423 | 17 |
| -5 | -14 | 3 | 295 | 269 | 32 | 0.0E+01 | -11 | 3 | 542 | 537 | 34 | -5 | -8 | 3 | 172 | 144 | 26 | 1 | -6 | 3 | 327 | 315 | 15 | 5 | -4 | 3 | 758 | 782 | 17 |
| -4 | -14 | 3 | 961 | 955 | 34 | 2 | -11 | 3 | 750 | 736 | 36 | -4 | -8 | 3 | 682 | 694 | 49 | 2 | -6 | 3 | 831 | 864 | 18 | 6 | -4 | 3 | 1144 | 1154 | 53 |
| -3 | -14 | 3 | 85 | 45 | 85 | 3 | -11 | 3 | 498 | 483 | 23 | -3 | -8 | 3 | 166 | 158 | 32 | 3 | -6 | 3 | 587 | 597 | 14 | 7 | -4 | 3 | 608 | 603 | 23 |
| -2 | -14 | 3 | 814 | 816 | 25 | 4 | -11 | 3 | 407 | 371 | 32 | -2 | -8 | 3 | 539 | 538 | 31 | 4 | -6 | 3 | 158 | 126 | 27 | 8 | -4 | 3 | 491 | 461 | 27 |
| -1 | -14 | 3 | 730 | 716 | 24 | 5 | -11 | 3 | 379 | 357 | 33 | -1 | -8 | 3 | 2057 | 2037 | 37 | 5 | -6 | 3 | 118 | 144 | 45 | 9 | -4 | 3 | 860 | 813 | 25 |
| 0.0E+01 | -14 | 3 | 620 | 595 | 25 | 6 | -11 | 3 | 279 | 250 | 37 | 0.0E+01 | -8 | 3 | 809 | 786 | 21 | 6 | -6 | 3 | 448 | 433 | 27 | -10 | -3 | 3 | 178 | 168 | 66 |
| 1 | -14 | 3 | 485 | 469 | 29 | -8 | -10 | 3 | 963 | 1021 | 27 | 1 | -8 | 3 | 1181 | 1133 | 29 | 7 | -6 | 3 | 458 | 425 | 29 | -9 | -3 | 3 | 823 | 824 | 65 |
| 2 | -14 | 3 | 202 | 204 | 41 | -7 | -10 | 3 | 0.0E+01 | 41 | 1 | 2 | -8 | 3 | 1944 | 1979 | 51 | 8 | -6 | 3 | 722 | 675 | 28 | -8 | -3 | 3 | 61 | 19 | 61 |
| _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Deposited Table: Observed and calculated structure factors for parsonsite |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Page | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| h | k | l | 10Fo | 10Fc | 10s | h | k | l | 10Fo | 10Fc | 10s | h | k | l | 10Fo | 10Fc | 10s | h | k | l | 10Fo | 10Fc | 10s | h | k | l | 10Fo | 10Fc | 10s |
| -7 | -3 | 3 | 781 | 768 | 33 | -2 | -1 | 3 | 1292 | 1245 | 17 | 3 | 1 | 3 | 1864 | 1894 | 26 | 6 | 3 | 3 | 626 | 644 | 16 | -7 | 6 | 3 | 446 | 460 | 21 |
| -6 | -3 | 3 | 694 | 683 | 18 | -1 | -1 | 3 | 1487 | 1450 | 26 | 4 | 1 | 3 | 793 | 842 | 23 | 7 | 3 | 3 | 69 | 65 | 69 | -6 | 6 | 3 | 901 | 945 | 17 |
| -5 | -3 | 3 | 1010 | 985 | 12 | 0.0E+01 | -1 | 3 | 2655 | 2624 | 47 | 5 | 1 | 3 | 503 | 488 | 25 | 8 | 3 | 3 | 666 | 665 | 26 | -5 | 6 | 3 | 1213 | 1267 | 21 |
| -4 | -3 | 3 | 233 | 233 | 14 | 1 | -1 | 3 | 1317 | 1256 | 27 | 6 | 1 | 3 | 869 | 939 | 31 | 9 | 3 | 3 | 217 | 229 | 40 | -4 | 6 | 3 | 671 | 716 | 35 |
| -3 | -3 | 3 | 723 | 720 | 16 | 2 | -1 | 3 | 140 | 96 | 11 | 7 | 1 | 3 | 1107 | 1107 | 39 | -9 | 4 | 3 | 349 | 334 | 38 | -3 | 6 | 3 | 848 | 871 | 22 |
| -2 | -3 | 3 | 2450 | 2356 | 51 | 3 | -1 | 3 | 1110 | 1155 | 21 | 8 | 1 | 3 | 433 | 370 | 29 | -8 | 4 | 3 | 145 | 103 | 42 | -2 | 6 | 3 | 466 | 485 | 36 |
| -1 | -3 | 3 | 1666 | 1662 | 27 | 4 | -1 | 3 | 858 | 841 | 23 | 9 | 1 | 3 | 0.0E+01 | 38 | 1 | -7 | 4 | 3 | 369 | 355 | 20 | -1 | 6 | 3 | 368 | 333 | 21 |
| 0.0E+01 | -3 | 3 | 1499 | 1492 | 14 | 5 | -1 | 3 | 1068 | 1099 | 51 | -10 | 2 | 3 | 518 | 476 | 53 | -6 | 4 | 3 | 1703 | 1740 | 18 | 0.0E+01 | 6 | 3 | 689 | 676 | 23 |
| 1 | -3 | 3 | 1031 | 1043 | 15 | 6 | -1 | 3 | 392 | 379 | 20 | -9 | 2 | 3 | 542 | 497 | 25 | -5 | 4 | 3 | 577 | 583 | 15 | 1 | 6 | 3 | 880 | 865 | 53 |
| 2 | -3 | 3 | 2046 | 2061 | 27 | 7 | -1 | 3 | 184 | 164 | 27 | -8 | 2 | 3 | 412 | 371 | 19 | -4 | 4 | 3 | 1061 | 1082 | 16 | 2 | 6 | 3 | 146 | 139 | 22 |
| 3 | -3 | 3 | 1327 | 1337 | 22 | 8 | -1 | 3 | 666 | 664 | 29 | -7 | 2 | 3 | 417 | 416 | 19 | -3 | 4 | 3 | 1617 | 1613 | 44 | 3 | 6 | 3 | 1279 | 1280 | 13 |
| 4 | -3 | 3 | 361 | 330 | 29 | 9 | -1 | 3 | 775 | 785 | 25 | -6 | 2 | 3 | 345 | 342 | 17 | -2 | 4 | 3 | 1235 | 1240 | 32 | 4 | 6 | 3 | 969 | 988 | 28 |
| 5 | -3 | 3 | 1084 | 1135 | 62 | -9 | 0.0E+01 | 3 | 523 | 467 | 29 | -5 | 2 | 3 | 433 | 414 | 12 | -1 | 4 | 3 | 690 | 698 | 25 | 5 | 6 | 3 | 540 | 580 | 24 |
| 6 | -3 | 3 | 373 | 389 | 29 | -8 | 0.0E+01 | 3 | 823 | 803 | 15 | -4 | 2 | 3 | 2376 | 2358 | 26 | 0.0E+01 | 4 | 3 | 949 | 913 | 30 | 6 | 6 | 3 | 1435 | 1440 | 27 |
| 7 | -3 | 3 | 530 | 529 | 20 | -7 | 0.0E+01 | 3 | 880 | 868 | 22 | -3 | 2 | 3 | 459 | 445 | 18 | 1 | 4 | 3 | 914 | 893 | 15 | 7 | 6 | 3 | 251 | 262 | 34 |
| 8 | -3 | 3 | 289 | 270 | 31 | -6 | 0.0E+01 | 3 | 867 | 857 | 25 | -2 | 2 | 3 | 1216 | 1207 | 33 | 2 | 4 | 3 | 474 | 461 | 14 | 8 | 6 | 3 | 299 | 303 | 36 |
| 9 | -3 | 3 | 143 | 95 | 52 | -5 | 0.0E+01 | 3 | 683 | 654 | 14 | -1 | 2 | 3 | 2398 | 2388 | 51 | 3 | 4 | 3 | 989 | 1023 | 18 | -8 | 7 | 3 | 82 | 110 | 82 |
| -9 | -2 | 3 | 842 | 817 | 38 | -4 | 0.0E+01 | 3 | 659 | 671 | 18 | 0.0E+01 | 2 | 3 | 1803 | 1774 | 34 | 4 | 4 | 3 | 97 | 60 | 29 | -7 | 7 | 3 | 106 | 97 | 48 |
| -8 | -2 | 3 | 271 | 255 | 21 | -3 | 0.0E+01 | 3 | 709 | 670 | 9 | 1 | 2 | 3 | 265 | 250 | 12 | 5 | 4 | 3 | 1054 | 1073 | 16 | -6 | 7 | 3 | 595 | 629 | 19 |
| -7 | -2 | 3 | 986 | 972 | 42 | -2 | 0.0E+01 | 3 | 2600 | 2501 | 34 | 2 | 2 | 3 | 998 | 986 | 10 | 6 | 4 | 3 | 822 | 846 | 22 | -5 | 7 | 3 | 470 | 492 | 21 |
| -6 | -2 | 3 | 1180 | 1186 | 15 | -1 | 0.0E+01 | 3 | 769 | 728 | 23 | 3 | 2 | 3 | 1558 | 1612 | 32 | 7 | 4 | 3 | 575 | 591 | 25 | -4 | 7 | 3 | 1179 | 1211 | 29 |
| -5 | -2 | 3 | 1431 | 1398 | 34 | 0.0E+01 | 0.0E+01 | 3 | 188 | 160 | 9 | 4 | 2 | 3 | 310 | 286 | 17 | 8 | 4 | 3 | 1061 | 1008 | 25 | -3 | 7 | 3 | 1276 | 1340 | 32 |
| -4 | -2 | 3 | 1515 | 1438 | 19 | 1 | 0.0E+01 | 3 | 2370 | 2365 | 40 | 5 | 2 | 3 | 699 | 734 | 19 | 9 | 4 | 3 | 302 | 261 | 36 | -2 | 7 | 3 | 826 | 848 | 33 |
| -3 | -2 | 3 | 157 | 124 | 13 | 2 | 0.0E+01 | 3 | 2059 | 2077 | 34 | 6 | 2 | 3 | 383 | 369 | 19 | -9 | 5 | 3 | 324 | 342 | 59 | -1 | 7 | 3 | 1791 | 1728 | 61 |
| -2 | -2 | 3 | 1191 | 1170 | 14 | 3 | 0.0E+01 | 3 | 394 | 374 | 14 | 7 | 2 | 3 | 537 | 539 | 25 | -8 | 5 | 3 | 286 | 270 | 31 | 0.0E+01 | 7 | 3 | 1371 | 1296 | 44 |
| -1 | -2 | 3 | 651 | 630 | 11 | 4 | 0.0E+01 | 3 | 1106 | 1140 | 40 | 8 | 2 | 3 | 595 | 561 | 26 | -7 | 5 | 3 | 440 | 447 | 20 | 1 | 7 | 3 | 417 | 409 | 28 |
| 0.0E+01 | -2 | 3 | 1718 | 1727 | 14 | 5 | 0.0E+01 | 3 | 1413 | 1471 | 61 | 9 | 2 | 3 | 405 | 369 | 32 | -6 | 5 | 3 | 388 | 383 | 19 | 2 | 7 | 3 | 1157 | 1161 | 30 |
| 1 | -2 | 3 | 225 | 201 | 9 | 6 | 0.0E+01 | 3 | 366 | 383 | 32 | -10 | 3 | 3 | 148 | 93 | 147 | -5 | 5 | 3 | 156 | 121 | 25 | 3 | 7 | 3 | 98 | 43 | 40 |
| 2 | -2 | 3 | 280 | 250 | 8 | 7 | 0.0E+01 | 3 | 345 | 348 | 22 | -9 | 3 | 3 | 84 | 95 | 83 | -4 | 5 | 3 | 855 | 895 | 18 | 4 | 7 | 3 | 244 | 215 | 33 |
| 3 | -2 | 3 | 1273 | 1317 | 23 | 8 | 0.0E+01 | 3 | 405 | 394 | 23 | -8 | 3 | 3 | 1418 | 1365 | 27 | -3 | 5 | 3 | 239 | 210 | 24 | 5 | 7 | 3 | 283 | 295 | 32 |
| 4 | -2 | 3 | 1627 | 1648 | 52 | 9 | 0.0E+01 | 3 | 321 | 324 | 47 | -7 | 3 | 3 | 639 | 658 | 23 | -2 | 5 | 3 | 1456 | 1454 | 73 | 6 | 7 | 3 | 343 | 359 | 32 |
| 5 | -2 | 3 | 651 | 675 | 16 | -9 | 1 | 3 | 875 | 833 | 23 | -6 | 3 | 3 | 130 | 117 | 25 | -1 | 5 | 3 | 1841 | 1864 | 74 | 7 | 7 | 3 | 324 | 278 | 34 |
| 6 | -2 | 3 | 645 | 662 | 18 | -8 | 1 | 3 | 83 | 32 | 47 | -5 | 3 | 3 | 677 | 698 | 14 | 0.0E+01 | 5 | 3 | 934 | 929 | 28 | 8 | 7 | 3 | 853 | 844 | 27 |
| 7 | -2 | 3 | 1204 | 1241 | 54 | -7 | 1 | 3 | 143 | 102 | 25 | -4 | 3 | 3 | 873 | 909 | 26 | 1 | 5 | 3 | 1300 | 1283 | 30 | -8 | 8 | 3 | 639 | 686 | 35 |
| 8 | -2 | 3 | 195 | 214 | 30 | -6 | 1 | 3 | 2059 | 1968 | 21 | -3 | 3 | 3 | 309 | 296 | 11 | 2 | 5 | 3 | 1568 | 1546 | 26 | -7 | 8 | 3 | 589 | 598 | 21 |
| 9 | -2 | 3 | 255 | 221 | 34 | -5 | 1 | 3 | 1097 | 1096 | 18 | -2 | 3 | 3 | 810 | 831 | 21 | 3 | 5 | 3 | 1130 | 1150 | 21 | -6 | 8 | 3 | 280 | 286 | 27 |
| -9 | -1 | 3 | 548 | 499 | 29 | -4 | 1 | 3 | 465 | 449 | 11 | -1 | 3 | 3 | 335 | 336 | 13 | 4 | 5 | 3 | 876 | 885 | 15 | -5 | 8 | 3 | 820 | 837 | 20 |
| -8 | -1 | 3 | 315 | 301 | 19 | -3 | 1 | 3 | 725 | 721 | 9 | 0.0E+01 | 3 | 3 | 1488 | 1456 | 22 | 5 | 5 | 3 | 84 | 64 | 83 | -4 | 8 | 3 | 337 | 322 | 25 |
| -7 | -1 | 3 | 1041 | 1023 | 31 | -2 | 1 | 3 | 1576 | 1572 | 35 | 1 | 3 | 3 | 1901 | 1894 | 20 | 6 | 5 | 3 | 478 | 488 | 34 | -3 | 8 | 3 | 260 | 257 | 29 |
| -6 | -1 | 3 | 145 | 125 | 21 | -1 | 1 | 3 | 977 | 918 | 15 | 2 | 3 | 3 | 890 | 884 | 17 | 7 | 5 | 3 | 249 | 274 | 34 | -2 | 8 | 3 | 253 | 240 | 33 |
| -5 | -1 | 3 | 441 | 436 | 13 | 0.0E+01 | 1 | 3 | 941 | 917 | 13 | 3 | 3 | 3 | 1106 | 1115 | 13 | 8 | 5 | 3 | 254 | 218 | 33 | -1 | 8 | 3 | 681 | 684 | 23 |
| -4 | -1 | 3 | 2583 | 2480 | 63 | 1 | 1 | 3 | 885 | 893 | 9 | 4 | 3 | 3 | 1301 | 1334 | 38 | -9 | 6 | 3 | 228 | 240 | 72 | 0.0E+01 | 8 | 3 | 484 | 464 | 37 |
| -3 | -1 | 3 | 1682 | 1590 | 22 | 2 | 1 | 3 | 1333 | 1303 | 16 | 5 | 3 | 3 | 1087 | 1148 | 23 | -8 | 6 | 3 | 1070 | 1098 | 23 | 1 | 8 | 3 | 1312 | 1265 | 34 |
| _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Deposited Table: Observed and calculated structure factors for parsonsite |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Page | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| h | k | l | 10Fo | 10Fc | 10s | h | k | l | 10Fo | 10Fc | 10s | h | k | l | 10Fo | 10Fc | 10s | h | k | l | 10Fo | 10Fc | 10s | h | k | l | 10Fo | 10Fc | 10s |
| 2 | 8 | 3 | 920 | 902 | 35 | 2 | 11 | 3 | 83 | 70 | 83 | 1 | -14 | 4 | 103 | 43 | 102 | -5 | -10 | 4 | 1223 | 1287 | 61 | 5 | -8 | 4 | 742 | 735 | 27 |
| 3 | 8 | 3 | 459 | 453 | 22 | 3 | 11 | 3 | 457 | 445 | 37 | 2 | -14 | 4 | 1198 | 1122 | 39 | -4 | -10 | 4 | 477 | 483 | 21 | 6 | -8 | 4 | 488 | 506 | 34 |
| 4 | 8 | 3 | 1564 | 1584 | 29 | 5 | 11 | 3 | 100 | 28 | 99 | -6 | -13 | 4 | 99 | 58 | 98 | -3 | -10 | 4 | 651 | 671 | 36 | 7 | -8 | 4 | 820 | 763 | 26 |
| 5 | 8 | 3 | 350 | 354 | 33 | 6 | 11 | 3 | 84 | 80 | 84 | -5 | -13 | 4 | 1135 | 1156 | 25 | -2 | -10 | 4 | 1619 | 1629 | 21 | -8 | -7 | 4 | 189 | 172 | 45 |
| 6 | 8 | 3 | 131 | 152 | 57 | -5 | 12 | 3 | 121 | 95 | 62 | -4 | -13 | 4 | 307 | 289 | 25 | -1 | -10 | 4 | 435 | 439 | 21 | -7 | -7 | 4 | 404 | 442 | 35 |
| 7 | 8 | 3 | 440 | 412 | 47 | -4 | 12 | 3 | 643 | 644 | 22 | -3 | -13 | 4 | 197 | 176 | 33 | 0.0E+01 | -10 | 4 | 375 | 373 | 28 | -6 | -7 | 4 | 48 | 8 | 47 |
| -7 | 9 | 3 | 461 | 468 | 25 | -3 | 12 | 3 | 904 | 890 | 20 | -2 | -13 | 4 | 605 | 574 | 32 | 1 | -10 | 4 | 428 | 383 | 22 | -5 | -7 | 4 | 526 | 514 | 18 |
| -6 | 9 | 3 | 940 | 955 | 21 | -2 | 12 | 3 | 161 | 148 | 44 | -1 | -13 | 4 | 515 | 490 | 36 | 2 | -10 | 4 | 185 | 177 | 50 | -4 | -7 | 4 | 1053 | 1054 | 41 |
| -5 | 9 | 3 | 618 | 632 | 22 | -1 | 12 | 3 | 164 | 139 | 38 | 0.0E+01 | -13 | 4 | 302 | 267 | 48 | 3 | -10 | 4 | 132 | 29 | 81 | -3 | -7 | 4 | 691 | 701 | 27 |
| -4 | 9 | 3 | 468 | 460 | 25 | 0.0E+01 | 12 | 3 | 1381 | 1355 | 23 | 1 | -13 | 4 | 498 | 465 | 32 | 4 | -10 | 4 | 532 | 484 | 38 | -2 | -7 | 4 | 1621 | 1670 | 36 |
| -3 | 9 | 3 | 1492 | 1438 | 46 | 1 | 12 | 3 | 185 | 174 | 33 | 2 | -13 | 4 | 312 | 260 | 52 | 5 | -10 | 4 | 352 | 361 | 44 | -1 | -7 | 4 | 692 | 662 | 29 |
| -2 | 9 | 3 | 794 | 775 | 20 | 2 | 12 | 3 | 364 | 343 | 30 | 4 | -13 | 4 | 1022 | 964 | 58 | 6 | -10 | 4 | 736 | 759 | 36 | 0.0E+01 | -7 | 4 | 1519 | 1486 | 62 |
| -1 | 9 | 3 | 58 | 17 | 57 | 3 | 12 | 3 | 473 | 458 | 29 | 5 | -13 | 4 | 217 | 230 | 48 | -9 | -9 | 4 | 759 | 829 | 41 | 1 | -7 | 4 | 1139 | 1128 | 47 |
| 0.0E+01 | 9 | 3 | 1051 | 1041 | 23 | -4 | 13 | 3 | 344 | 356 | 36 | -7 | -12 | 4 | 98 | 90 | 98 | -8 | -9 | 4 | 141 | 119 | 44 | 2 | -7 | 4 | 188 | 158 | 18 |
| 1 | 9 | 3 | 102 | 63 | 56 | -3 | 13 | 3 | 264 | 254 | 35 | -6 | -12 | 4 | 494 | 510 | 30 | -7 | -9 | 4 | 452 | 496 | 28 | 3 | -7 | 4 | 757 | 768 | 18 |
| 2 | 9 | 3 | 305 | 294 | 39 | -2 | 13 | 3 | 588 | 584 | 26 | -5 | -12 | 4 | 87 | 65 | 69 | -6 | -9 | 4 | 355 | 384 | 29 | 4 | -7 | 4 | 288 | 295 | 28 |
| 3 | 9 | 3 | 306 | 284 | 25 | -1 | 13 | 3 | 237 | 232 | 32 | -4 | -12 | 4 | 238 | 213 | 27 | -5 | -9 | 4 | 191 | 191 | 27 | 5 | -7 | 4 | 606 | 582 | 24 |
| 4 | 9 | 3 | 122 | 134 | 42 | 0.0E+01 | 13 | 3 | 253 | 267 | 31 | -3 | -12 | 4 | 1246 | 1250 | 18 | -4 | -9 | 4 | 228 | 220 | 41 | 6 | -7 | 4 | 515 | 502 | 26 |
| 5 | 9 | 3 | 468 | 430 | 33 | 1 | 13 | 3 | 544 | 532 | 25 | -2 | -12 | 4 | 424 | 388 | 22 | -3 | -9 | 4 | 733 | 772 | 17 | 7 | -7 | 4 | 200 | 193 | 43 |
| 6 | 9 | 3 | 1177 | 1144 | 62 | 2 | 13 | 3 | 1114 | 1094 | 23 | -1 | -12 | 4 | 435 | 444 | 22 | -2 | -9 | 4 | 624 | 638 | 17 | 8 | -7 | 4 | 314 | 275 | 37 |
| 7 | 9 | 3 | 157 | 133 | 64 | 3 | 13 | 3 | 149 | 119 | 38 | 0.0E+01 | -12 | 4 | 1442 | 1375 | 34 | -1 | -9 | 4 | 836 | 811 | 32 | -8 | -6 | 4 | 605 | 588 | 29 |
| -7 | 10 | 3 | 650 | 634 | 45 | 4 | 13 | 3 | 209 | 183 | 61 | 2 | -12 | 4 | 352 | 305 | 56 | 0.0E+01 | -9 | 4 | 1776 | 1702 | 97 | -7 | -6 | 4 | 958 | 980 | 27 |
| -6 | 10 | 3 | 208 | 206 | 34 | -1 | 14 | 3 | 186 | 195 | 38 | 3 | -12 | 4 | 288 | 263 | 36 | 1 | -9 | 4 | 742 | 705 | 23 | -6 | -6 | 4 | 963 | 972 | 18 |
| -5 | 10 | 3 | 529 | 540 | 26 | 0.0E+01 | 14 | 3 | 381 | 405 | 30 | 4 | -12 | 4 | 494 | 478 | 31 | 2 | -9 | 4 | 1284 | 1302 | 99 | -5 | -6 | 4 | 204 | 186 | 25 |
| -4 | 10 | 3 | 407 | 402 | 33 | 1 | 14 | 3 | 371 | 359 | 35 | 5 | -12 | 4 | 0.0E+01 | 62 | 1 | 3 | -9 | 4 | 1005 | 944 | 30 | -4 | -6 | 4 | 735 | 724 | 41 |
| -3 | 10 | 3 | 225 | 205 | 37 | 2 | 14 | 3 | 388 | 393 | 30 | -8 | -11 | 4 | 58 | 52 | 57 | 4 | -9 | 4 | 487 | 492 | 35 | -3 | -6 | 4 | 402 | 386 | 43 |
| -2 | 10 | 3 | 676 | 672 | 23 | -2 | -16 | 4 | 211 | 211 | 60 | -7 | -11 | 4 | 986 | 1011 | 27 | 5 | -9 | 4 | 651 | 640 | 32 | -2 | -6 | 4 | 901 | 905 | 33 |
| -1 | 10 | 3 | 1238 | 1201 | 29 | -1 | -16 | 4 | 521 | 507 | 29 | -6 | -11 | 4 | 289 | 262 | 32 | 6 | -9 | 4 | 135 | 93 | 70 | -1 | -6 | 4 | 211 | 185 | 17 |
| 0.0E+01 | 10 | 3 | 463 | 452 | 27 | 0.0E+01 | -16 | 4 | 172 | 190 | 50 | -5 | -11 | 4 | 337 | 318 | 25 | 7 | -9 | 4 | 144 | 127 | 82 | 0.0E+01 | -6 | 4 | 661 | 670 | 23 |
| 1 | 10 | 3 | 469 | 441 | 27 | -4 | -15 | 4 | 158 | 169 | 109 | -4 | -11 | 4 | 484 | 486 | 22 | -9 | -8 | 4 | 368 | 390 | 53 | 1 | -6 | 4 | 1409 | 1435 | 33 |
| 2 | 10 | 3 | 1726 | 1730 | 51 | -3 | -15 | 4 | 926 | 931 | 26 | -3 | -11 | 4 | 219 | 210 | 25 | -8 | -8 | 4 | 161 | 170 | 56 | 2 | -6 | 4 | 1546 | 1590 | 36 |
| 3 | 10 | 3 | 227 | 209 | 44 | -2 | -15 | 4 | 326 | 311 | 34 | -2 | -11 | 4 | 134 | 140 | 34 | -7 | -8 | 4 | 1038 | 1130 | 40 | 3 | -6 | 4 | 734 | 752 | 16 |
| 4 | 10 | 3 | 94 | 34 | 93 | -1 | -15 | 4 | 230 | 226 | 38 | -1 | -11 | 4 | 665 | 653 | 19 | -6 | -8 | 4 | 601 | 617 | 19 | 4 | -6 | 4 | 617 | 650 | 17 |
| 5 | 10 | 3 | 551 | 526 | 46 | 0.0E+01 | -15 | 4 | 583 | 582 | 27 | 0.0E+01 | -11 | 4 | 202 | 210 | 33 | -5 | -8 | 4 | 852 | 865 | 36 | 5 | -6 | 4 | 1208 | 1280 | 39 |
| 6 | 10 | 3 | 81 | 55 | 81 | 1 | -15 | 4 | 598 | 568 | 28 | 1 | -11 | 4 | 462 | 445 | 46 | -4 | -8 | 4 | 1443 | 1556 | 21 | 6 | -6 | 4 | 465 | 444 | 27 |
| -6 | 11 | 3 | 378 | 383 | 34 | 2 | -15 | 4 | 299 | 259 | 58 | 2 | -11 | 4 | 1462 | 1420 | 58 | -3 | -8 | 4 | 158 | 145 | 25 | 7 | -6 | 4 | 178 | 169 | 41 |
| -5 | 11 | 3 | 1003 | 1004 | 35 | -6 | -14 | 4 | 329 | 308 | 51 | 3 | -11 | 4 | 487 | 460 | 30 | -2 | -8 | 4 | 695 | 700 | 22 | 8 | -6 | 4 | 423 | 384 | 32 |
| -4 | 11 | 3 | 562 | 546 | 31 | -5 | -14 | 4 | 56 | 75 | 56 | 4 | -11 | 4 | 829 | 817 | 26 | -1 | -8 | 4 | 568 | 610 | 82 | -10 | -5 | 4 | 173 | 163 | 126 |
| -3 | 11 | 3 | 330 | 282 | 32 | -4 | -14 | 4 | 504 | 491 | 26 | 5 | -11 | 4 | 754 | 733 | 27 | 0.0E+01 | -8 | 4 | 399 | 396 | 19 | -8 | -5 | 4 | 79 | 7 | 79 |
| -2 | 11 | 3 | 703 | 689 | 20 | -3 | -14 | 4 | 311 | 314 | 45 | 6 | -11 | 4 | 535 | 497 | 32 | 1 | -8 | 4 | 143 | 57 | 26 | -7 | -5 | 4 | 369 | 371 | 32 |
| -1 | 11 | 3 | 287 | 300 | 32 | -2 | -14 | 4 | 276 | 232 | 46 | -8 | -10 | 4 | 514 | 521 | 29 | 2 | -8 | 4 | 655 | 676 | 25 | -6 | -5 | 4 | 1283 | 1302 | 17 |
| 0.0E+01 | 11 | 3 | 456 | 438 | 27 | -1 | -14 | 4 | 1066 | 1042 | 25 | -7 | -10 | 4 | 213 | 191 | 34 | 3 | -8 | 4 | 676 | 683 | 33 | -5 | -5 | 4 | 966 | 965 | 15 |
| 1 | 11 | 3 | 379 | 386 | 29 | 0.0E+01 | -14 | 4 | 120 | 87 | 65 | -6 | -10 | 4 | 207 | 192 | 33 | 4 | -8 | 4 | 1202 | 1213 | 23 | -4 | -5 | 4 | 1099 | 1118 | 25 |
| _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Deposited Table: Observed and calculated structure factors for parsonsite |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Page | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| h | k | l | 10Fo | 10Fc | 10s | h | k | l | 10Fo | 10Fc | 10s | h | k | l | 10Fo | 10Fc | 10s | h | k | l | 10Fo | 10Fc | 10s | h | k | l | 10Fo | 10Fc | 10s |
| -3 | -5 | 4 | 863 | 863 | 30 | 3 | -3 | 4 | 327 | 297 | 21 | 9 | -1 | 4 | 114 | 101 | 59 | -4 | 2 | 4 | 832 | 848 | 23 | 3 | 4 | 4 | 480 | 468 | 13 |
| -2 | -5 | 4 | 1533 | 1545 | 53 | 4 | -3 | 4 | 1108 | 1133 | 55 | -8 | 0.0E+01 | 4 | 1213 | 1312 | 39 | -3 | 2 | 4 | 851 | 866 | 21 | 4 | 4 | 4 | 405 | 413 | 18 |
| -1 | -5 | 4 | 1204 | 1195 | 21 | 5 | -3 | 4 | 1295 | 1335 | 55 | -7 | 0.0E+01 | 4 | 388 | 353 | 34 | -2 | 2 | 4 | 496 | 497 | 18 | 5 | 4 | 4 | 460 | 494 | 24 |
| 0.0E+01 | -5 | 4 | 273 | 241 | 14 | 6 | -3 | 4 | 111 | 84 | 36 | -6 | 0.0E+01 | 4 | 521 | 497 | 19 | -1 | 2 | 4 | 1281 | 1283 | 22 | 6 | 4 | 4 | 115 | 78 | 50 |
| 1 | -5 | 4 | 1198 | 1230 | 14 | 7 | -3 | 4 | 89 | 79 | 57 | -5 | 0.0E+01 | 4 | 1592 | 1540 | 13 | 0.0E+01 | 2 | 4 | 244 | 231 | 14 | 7 | 4 | 4 | 102 | 91 | 68 |
| 2 | -5 | 4 | 509 | 500 | 11 | 8 | -3 | 4 | 776 | 774 | 45 | -4 | 0.0E+01 | 4 | 1405 | 1367 | 21 | 1 | 2 | 4 | 1760 | 1770 | 16 | 8 | 4 | 4 | 271 | 269 | 34 |
| 3 | -5 | 4 | 962 | 991 | 29 | 9 | -3 | 4 | 171 | 194 | 48 | -3 | 0.0E+01 | 4 | 143 | 136 | 13 | 2 | 2 | 4 | 1055 | 1066 | 14 | -9 | 5 | 4 | 338 | 332 | 55 |
| 4 | -5 | 4 | 749 | 756 | 20 | -9 | -2 | 4 | 242 | 277 | 60 | -2 | 0.0E+01 | 4 | 984 | 937 | 27 | 3 | 2 | 4 | 748 | 783 | 19 | -8 | 5 | 4 | 674 | 720 | 39 |
| 5 | -5 | 4 | 101 | 68 | 43 | -8 | -2 | 4 | 220 | 182 | 31 | -1 | 0.0E+01 | 4 | 1529 | 1494 | 28 | 4 | 2 | 4 | 1646 | 1678 | 37 | -7 | 5 | 4 | 803 | 822 | 31 |
| 6 | -5 | 4 | 504 | 501 | 21 | -7 | -2 | 4 | 442 | 412 | 20 | 0.0E+01 | 0.0E+01 | 4 | 529 | 510 | 10 | 5 | 2 | 4 | 360 | 374 | 19 | -6 | 5 | 4 | 638 | 644 | 23 |
| 7 | -5 | 4 | 898 | 864 | 23 | -6 | -2 | 4 | 1334 | 1345 | 40 | 1 | 0.0E+01 | 4 | 996 | 1025 | 15 | 6 | 2 | 4 | 656 | 695 | 17 | -5 | 5 | 4 | 1257 | 1283 | 22 |
| 8 | -5 | 4 | 88 | 17 | 88 | -5 | -2 | 4 | 352 | 344 | 14 | 2 | 0.0E+01 | 4 | 111 | 77 | 17 | 7 | 2 | 4 | 401 | 393 | 28 | -4 | 5 | 4 | 1044 | 1082 | 18 |
| -10 | -4 | 4 | 476 | 455 | 56 | -4 | -2 | 4 | 299 | 251 | 13 | 3 | 0.0E+01 | 4 | 1183 | 1194 | 36 | 8 | 2 | 4 | 145 | 106 | 47 | -3 | 5 | 4 | 370 | 375 | 20 |
| -8 | -4 | 4 | 670 | 657 | 27 | -3 | -2 | 4 | 1762 | 1722 | 21 | 4 | 0.0E+01 | 4 | 885 | 924 | 18 | 9 | 2 | 4 | 219 | 234 | 43 | -2 | 5 | 4 | 957 | 963 | 35 |
| -7 | -4 | 4 | 264 | 263 | 34 | -2 | -2 | 4 | 1637 | 1634 | 22 | 5 | 0.0E+01 | 4 | 614 | 621 | 20 | -8 | 3 | 4 | 551 | 533 | 43 | -1 | 5 | 4 | 137 | 107 | 22 |
| -6 | -4 | 4 | 449 | 446 | 16 | -1 | -2 | 4 | 173 | 132 | 17 | 6 | 0.0E+01 | 4 | 1010 | 1052 | 51 | -7 | 3 | 4 | 288 | 285 | 29 | 0.0E+01 | 5 | 4 | 89 | 70 | 33 |
| -5 | -4 | 4 | 579 | 562 | 15 | 0.0E+01 | -2 | 4 | 824 | 802 | 12 | 7 | 0.0E+01 | 4 | 322 | 299 | 25 | -6 | 3 | 4 | 971 | 996 | 21 | 1 | 5 | 4 | 719 | 721 | 16 |
| -4 | -4 | 4 | 1539 | 1496 | 31 | 1 | -2 | 4 | 1749 | 1740 | 24 | 8 | 0.0E+01 | 4 | 678 | 684 | 24 | -5 | 3 | 4 | 1388 | 1384 | 16 | 2 | 5 | 4 | 290 | 289 | 20 |
| -3 | -4 | 4 | 384 | 360 | 14 | 2 | -2 | 4 | 800 | 777 | 16 | 9 | 0.0E+01 | 4 | 228 | 220 | 42 | -4 | 3 | 4 | 932 | 922 | 20 | 3 | 5 | 4 | 424 | 438 | 15 |
| -2 | -4 | 4 | 68 | 45 | 32 | 3 | -2 | 4 | 1116 | 1136 | 36 | -9 | 1 | 4 | 286 | 281 | 58 | -3 | 3 | 4 | 1360 | 1381 | 31 | 4 | 5 | 4 | 1609 | 1650 | 40 |
| -1 | -4 | 4 | 1486 | 1497 | 24 | 4 | -2 | 4 | 252 | 266 | 20 | -8 | 1 | 4 | 330 | 308 | 29 | -2 | 3 | 4 | 1733 | 1718 | 41 | 5 | 5 | 4 | 279 | 287 | 30 |
| 0.0E+01 | -4 | 4 | 2209 | 2231 | 23 | 5 | -2 | 4 | 766 | 759 | 50 | -7 | 1 | 4 | 356 | 367 | 31 | -1 | 3 | 4 | 1160 | 1165 | 27 | 6 | 5 | 4 | 143 | 148 | 40 |
| 1 | -4 | 4 | 698 | 693 | 10 | 6 | -2 | 4 | 639 | 657 | 44 | -6 | 1 | 4 | 590 | 631 | 39 | 0.0E+01 | 3 | 4 | 1058 | 1064 | 22 | 7 | 5 | 4 | 926 | 966 | 25 |
| 2 | -4 | 4 | 856 | 864 | 13 | 7 | -2 | 4 | 549 | 544 | 45 | -5 | 1 | 4 | 283 | 252 | 15 | 1 | 3 | 4 | 58 | 18 | 58 | 8 | 5 | 4 | 39 | 5 | 39 |
| 3 | -4 | 4 | 1706 | 1793 | 72 | 8 | -2 | 4 | 509 | 520 | 22 | -4 | 1 | 4 | 1306 | 1269 | 19 | 2 | 3 | 4 | 431 | 415 | 13 | -8 | 6 | 4 | 249 | 267 | 34 |
| 4 | -4 | 4 | 430 | 422 | 23 | 9 | -2 | 4 | 289 | 279 | 29 | -3 | 1 | 4 | 1816 | 1784 | 38 | 3 | 3 | 4 | 844 | 847 | 17 | -7 | 6 | 4 | 226 | 244 | 34 |
| 5 | -4 | 4 | 562 | 550 | 25 | -8 | -1 | 4 | 232 | 200 | 26 | -2 | 1 | 4 | 1064 | 1056 | 24 | 4 | 3 | 4 | 306 | 323 | 19 | -6 | 6 | 4 | 360 | 399 | 30 |
| 6 | -4 | 4 | 381 | 373 | 22 | -7 | -1 | 4 | 408 | 407 | 20 | -1 | 1 | 4 | 1679 | 1657 | 25 | 5 | 3 | 4 | 47 | 37 | 47 | -5 | 6 | 4 | 498 | 517 | 19 |
| 7 | -4 | 4 | 398 | 403 | 23 | -6 | -1 | 4 | 697 | 706 | 60 | 0.0E+01 | 1 | 4 | 1485 | 1455 | 10 | 6 | 3 | 4 | 1267 | 1321 | 37 | -4 | 6 | 4 | 561 | 600 | 21 |
| 8 | -4 | 4 | 353 | 323 | 31 | -5 | -1 | 4 | 581 | 556 | 12 | 1 | 1 | 4 | 1344 | 1358 | 10 | 7 | 3 | 4 | 395 | 383 | 29 | -3 | 6 | 4 | 1512 | 1575 | 20 |
| 9 | -4 | 4 | 327 | 312 | 57 | -4 | -1 | 4 | 754 | 725 | 15 | 2 | 1 | 4 | 846 | 864 | 10 | 8 | 3 | 4 | 256 | 251 | 34 | -2 | 6 | 4 | 871 | 848 | 83 |
| -9 | -3 | 4 | 0.0E+01 | 77 | 1 | -3 | -1 | 4 | 622 | 613 | 13 | 3 | 1 | 4 | 326 | 330 | 16 | -9 | 4 | 4 | 563 | 597 | 47 | -1 | 6 | 4 | 453 | 439 | 20 |
| -8 | -3 | 4 | 1271 | 1292 | 96 | -2 | -1 | 4 | 1310 | 1261 | 26 | 4 | 1 | 4 | 765 | 808 | 27 | -8 | 4 | 4 | 256 | 223 | 31 | 0.0E+01 | 6 | 4 | 2188 | 2170 | 57 |
| -7 | -3 | 4 | 771 | 774 | 54 | -1 | -1 | 4 | 2257 | 2253 | 31 | 5 | 1 | 4 | 492 | 488 | 20 | -7 | 4 | 4 | 446 | 450 | 27 | 1 | 6 | 4 | 334 | 340 | 21 |
| -6 | -3 | 4 | 584 | 559 | 23 | 0.0E+01 | -1 | 4 | 1244 | 1235 | 27 | 6 | 1 | 4 | 395 | 381 | 22 | -6 | 4 | 4 | 329 | 309 | 27 | 2 | 6 | 4 | 93 | 31 | 39 |
| -5 | -3 | 4 | 720 | 726 | 15 | 1 | -1 | 4 | 1121 | 1116 | 16 | 7 | 1 | 4 | 107 | 40 | 40 | -5 | 4 | 4 | 170 | 39 | 97 | 3 | 6 | 4 | 614 | 607 | 16 |
| -4 | -3 | 4 | 1496 | 1491 | 11 | 2 | -1 | 4 | 1498 | 1495 | 29 | 8 | 1 | 4 | 763 | 741 | 53 | -4 | 4 | 4 | 601 | 594 | 16 | 4 | 6 | 4 | 194 | 187 | 34 |
| -3 | -3 | 4 | 869 | 849 | 17 | 3 | -1 | 4 | 1440 | 1470 | 24 | 9 | 1 | 4 | 388 | 342 | 34 | -3 | 4 | 4 | 850 | 851 | 18 | 5 | 6 | 4 | 173 | 165 | 37 |
| -2 | -3 | 4 | 487 | 497 | 9 | 4 | -1 | 4 | 661 | 666 | 17 | -10 | 2 | 4 | 865 | 908 | 44 | -2 | 4 | 4 | 781 | 773 | 19 | 6 | 6 | 4 | 520 | 472 | 27 |
| -1 | -3 | 4 | 1122 | 1130 | 7 | 5 | -1 | 4 | 110 | 66 | 30 | -8 | 2 | 4 | 670 | 664 | 28 | -1 | 4 | 4 | 1790 | 1776 | 48 | 7 | 6 | 4 | 71 | 67 | 70 |
| 0.0E+01 | -3 | 4 | 842 | 814 | 8 | 6 | -1 | 4 | 829 | 878 | 35 | -7 | 2 | 4 | 1025 | 1059 | 66 | 0.0E+01 | 4 | 4 | 1322 | 1313 | 31 | 8 | 6 | 4 | 0.0E+01 | 14 | 1 |
| 1 | -3 | 4 | 1854 | 1865 | 27 | 7 | -1 | 4 | 261 | 291 | 25 | -6 | 2 | 4 | 671 | 686 | 29 | 1 | 4 | 4 | 804 | 791 | 14 | -8 | 7 | 4 | 285 | 290 | 36 |
| 2 | -3 | 4 | 901 | 911 | 10 | 8 | -1 | 4 | 332 | 306 | 25 | -5 | 2 | 4 | 636 | 622 | 12 | 2 | 4 | 4 | 2331 | 2330 | 25 | -7 | 7 | 4 | 911 | 930 | 25 |
| _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Deposited Table: Observed and calculated structure factors for parsonsite |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Page | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| h | k | l | 10Fo | 10Fc | 10s | h | k | l | 10Fo | 10Fc | 10s | h | k | l | 10Fo | 10Fc | 10s | h | k | l | 10Fo | 10Fc | 10s | h | k | l | 10Fo | 10Fc | 10s |
| -6 | 7 | 4 | 649 | 673 | 25 | -6 | 10 | 4 | 196 | 179 | 49 | 0.0E+01 | -14 | 5 | 221 | 197 | 61 | -4 | -10 | 5 | 497 | 497 | 27 | 7 | -8 | 5 | 404 | 379 | 34 |
| -5 | 7 | 4 | 131 | 105 | 34 | -5 | 10 | 4 | 127 | 152 | 76 | 1 | -14 | 5 | 84 | 30 | 83 | -3 | -10 | 5 | 140 | 139 | 40 | -9 | -7 | 5 | 444 | 401 | 37 |
| -4 | 7 | 4 | 743 | 768 | 22 | -4 | 10 | 4 | 1181 | 1154 | 27 | -6 | -13 | 5 | 57 | 12 | 56 | -2 | -10 | 5 | 577 | 611 | 24 | -8 | -7 | 5 | 562 | 547 | 32 |
| -3 | 7 | 4 | 131 | 113 | 42 | -3 | 10 | 4 | 147 | 133 | 39 | -5 | -13 | 5 | 422 | 431 | 32 | -1 | -10 | 5 | 731 | 751 | 45 | -7 | -7 | 5 | 433 | 443 | 35 |
| -2 | 7 | 4 | 664 | 657 | 57 | -2 | 10 | 4 | 469 | 481 | 28 | -4 | -13 | 5 | 203 | 205 | 40 | 0.0E+01 | -10 | 5 | 1310 | 1272 | 70 | -6 | -7 | 5 | 801 | 820 | 29 |
| -1 | 7 | 4 | 666 | 671 | 39 | -1 | 10 | 4 | 264 | 270 | 42 | -3 | -13 | 5 | 397 | 417 | 37 | 1 | -10 | 5 | 634 | 623 | 33 | -5 | -7 | 5 | 550 | 609 | 29 |
| 0.0E+01 | 7 | 4 | 72 | 56 | 72 | 0.0E+01 | 10 | 4 | 637 | 611 | 24 | -2 | -13 | 5 | 1163 | 1173 | 24 | 2 | -10 | 5 | 529 | 524 | 25 | -4 | -7 | 5 | 336 | 375 | 33 |
| 1 | 7 | 4 | 560 | 545 | 37 | 1 | 10 | 4 | 624 | 633 | 24 | -1 | -13 | 5 | 405 | 422 | 52 | 3 | -10 | 5 | 1042 | 998 | 31 | -3 | -7 | 5 | 633 | 695 | 26 |
| 2 | 7 | 4 | 1995 | 1952 | 44 | 2 | 10 | 4 | 726 | 714 | 24 | 0.0E+01 | -13 | 5 | 881 | 852 | 58 | 4 | -10 | 5 | 391 | 407 | 41 | -2 | -7 | 5 | 519 | 506 | 32 |
| 3 | 7 | 4 | 124 | 122 | 34 | 3 | 10 | 4 | 448 | 440 | 36 | 2 | -13 | 5 | 457 | 365 | 53 | 5 | -10 | 5 | 102 | 105 | 101 | -1 | -7 | 5 | 1229 | 1305 | 140 |
| 4 | 7 | 4 | 53 | 47 | 53 | 4 | 10 | 4 | 0.0E+01 | 24 | 1 | 3 | -13 | 5 | 461 | 415 | 53 | 6 | -10 | 5 | 387 | 361 | 46 | 0.0E+01 | -7 | 5 | 1130 | 1162 | 39 |
| 5 | 7 | 4 | 1114 | 1126 | 24 | 5 | 10 | 4 | 940 | 909 | 29 | 4 | -13 | 5 | 24 | 35 | 23 | -9 | -9 | 5 | 248 | 239 | 53 | 1 | -7 | 5 | 252 | 233 | 17 |
| 6 | 7 | 4 | 100 | 13 | 79 | 6 | 10 | 4 | 292 | 264 | 51 | -7 | -12 | 5 | 385 | 391 | 34 | -8 | -9 | 5 | 545 | 598 | 27 | 2 | -7 | 5 | 804 | 783 | 17 |
| 7 | 7 | 4 | 102 | 59 | 89 | -5 | 11 | 4 | 232 | 292 | 62 | -6 | -12 | 5 | 851 | 890 | 25 | -7 | -9 | 5 | 544 | 561 | 27 | 3 | -7 | 5 | 1297 | 1352 | 34 |
| -7 | 8 | 4 | 169 | 129 | 47 | -4 | 11 | 4 | 319 | 319 | 35 | -5 | -12 | 5 | 266 | 262 | 33 | -6 | -9 | 5 | 917 | 997 | 24 | 4 | -7 | 5 | 134 | 111 | 32 |
| -6 | 8 | 4 | 616 | 631 | 27 | -3 | 11 | 4 | 500 | 501 | 29 | -4 | -12 | 5 | 350 | 347 | 32 | -5 | -9 | 5 | 507 | 527 | 33 | 5 | -7 | 5 | 118 | 108 | 49 |
| -5 | 8 | 4 | 954 | 993 | 31 | -2 | 11 | 4 | 1311 | 1276 | 51 | -3 | -12 | 5 | 177 | 160 | 39 | -4 | -9 | 5 | 1129 | 1225 | 23 | 6 | -7 | 5 | 1118 | 1116 | 42 |
| -4 | 8 | 4 | 471 | 452 | 25 | -1 | 11 | 4 | 230 | 208 | 34 | -2 | -12 | 5 | 165 | 146 | 39 | -3 | -9 | 5 | 580 | 601 | 83 | 7 | -7 | 5 | 130 | 104 | 63 |
| -3 | 8 | 4 | 295 | 268 | 49 | 0.0E+01 | 11 | 4 | 343 | 323 | 30 | -1 | -12 | 5 | 80 | 100 | 80 | -2 | -9 | 5 | 116 | 103 | 46 | -9 | -6 | 5 | 249 | 227 | 41 |
| -2 | 8 | 4 | 1764 | 1758 | 36 | 1 | 11 | 4 | 805 | 792 | 25 | 0.0E+01 | -12 | 5 | 602 | 615 | 43 | -1 | -9 | 5 | 740 | 728 | 57 | -8 | -6 | 5 | 893 | 897 | 29 |
| -1 | 8 | 4 | 348 | 323 | 24 | 2 | 11 | 4 | 280 | 282 | 32 | 1 | -12 | 5 | 434 | 433 | 56 | 0.0E+01 | -9 | 5 | 281 | 273 | 22 | -7 | -6 | 5 | 280 | 257 | 39 |
| 0.0E+01 | 8 | 4 | 361 | 328 | 33 | 3 | 11 | 4 | 522 | 522 | 26 | 2 | -12 | 5 | 1144 | 1068 | 38 | 1 | -9 | 5 | 685 | 714 | 39 | -6 | -6 | 5 | 84 | 109 | 84 |
| 1 | 8 | 4 | 518 | 449 | 28 | 5 | 11 | 4 | 464 | 437 | 52 | 3 | -12 | 5 | 686 | 648 | 26 | 2 | -9 | 5 | 644 | 616 | 23 | -5 | -6 | 5 | 1175 | 1205 | 22 |
| 2 | 8 | 4 | 437 | 440 | 26 | -4 | 12 | 4 | 549 | 526 | 42 | 4 | -12 | 5 | 371 | 366 | 34 | 3 | -9 | 5 | 265 | 227 | 31 | -4 | -6 | 5 | 1494 | 1498 | 23 |
| 3 | 8 | 4 | 446 | 450 | 22 | -3 | 12 | 4 | 274 | 245 | 29 | 5 | -12 | 5 | 724 | 724 | 28 | 4 | -9 | 5 | 500 | 499 | 26 | -3 | -6 | 5 | 204 | 172 | 23 |
| 4 | 8 | 4 | 713 | 704 | 26 | -2 | 12 | 4 | 535 | 572 | 27 | -7 | -11 | 5 | 458 | 453 | 31 | 5 | -9 | 5 | 905 | 900 | 52 | -2 | -6 | 5 | 619 | 656 | 44 |
| 5 | 8 | 4 | 199 | 196 | 42 | -1 | 12 | 4 | 756 | 726 | 24 | -6 | -11 | 5 | 517 | 547 | 29 | 6 | -9 | 5 | 179 | 154 | 43 | -1 | -6 | 5 | 1477 | 1487 | 56 |
| 6 | 8 | 4 | 0.0E+01 | 19 | 1 | 0.0E+01 | 12 | 4 | 572 | 572 | 24 | -5 | -11 | 5 | 498 | 498 | 47 | 7 | -9 | 5 | 163 | 121 | 76 | 0.0E+01 | -6 | 5 | 630 | 624 | 20 |
| 7 | 8 | 4 | 940 | 946 | 28 | 1 | 12 | 4 | 678 | 659 | 23 | -4 | -11 | 5 | 1145 | 1195 | 24 | -9 | -8 | 5 | 152 | 141 | 52 | 1 | -6 | 5 | 787 | 830 | 25 |
| -7 | 9 | 4 | 257 | 227 | 40 | 2 | 12 | 4 | 65 | 36 | 65 | -3 | -11 | 5 | 609 | 616 | 24 | -8 | -8 | 5 | 285 | 287 | 33 | 2 | -6 | 5 | 353 | 318 | 18 |
| -6 | 9 | 4 | 451 | 440 | 33 | 3 | 12 | 4 | 716 | 645 | 38 | -2 | -11 | 5 | 1078 | 1103 | 32 | -7 | -8 | 5 | 241 | 237 | 34 | 3 | -6 | 5 | 654 | 678 | 18 |
| -5 | 9 | 4 | 205 | 222 | 41 | 4 | 12 | 4 | 258 | 260 | 54 | -1 | -11 | 5 | 725 | 761 | 31 | -6 | -8 | 5 | 783 | 810 | 24 | 4 | -6 | 5 | 674 | 683 | 29 |
| -4 | 9 | 4 | 671 | 685 | 22 | -3 | 13 | 4 | 390 | 368 | 44 | 0.0E+01 | -11 | 5 | 221 | 183 | 28 | -5 | -8 | 5 | 132 | 108 | 41 | 5 | -6 | 5 | 591 | 597 | 20 |
| -3 | 9 | 4 | 572 | 525 | 31 | -2 | 13 | 4 | 248 | 265 | 35 | 1 | -11 | 5 | 677 | 656 | 25 | -4 | -8 | 5 | 433 | 427 | 33 | 6 | -6 | 5 | 422 | 430 | 28 |
| -2 | 9 | 4 | 293 | 303 | 33 | -1 | 13 | 4 | 546 | 536 | 26 | 2 | -11 | 5 | 181 | 174 | 67 | -3 | -8 | 5 | 1133 | 1233 | 27 | 7 | -6 | 5 | 369 | 341 | 32 |
| -1 | 9 | 4 | 586 | 598 | 31 | 0.0E+01 | 13 | 4 | 243 | 251 | 31 | 3 | -11 | 5 | 333 | 326 | 34 | -1 | -8 | 5 | 466 | 460 | 17 | 8 | -6 | 5 | 932 | 858 | 34 |
| 0.0E+01 | 9 | 4 | 1717 | 1640 | 97 | 1 | 13 | 4 | 674 | 652 | 24 | 4 | -11 | 5 | 399 | 403 | 32 | 0.0E+01 | -8 | 5 | 527 | 513 | 24 | -10 | -5 | 5 | 273 | 306 | 77 |
| 1 | 9 | 4 | 102 | 117 | 72 | 2 | 13 | 4 | 201 | 158 | 35 | 5 | -11 | 5 | 333 | 317 | 35 | 1 | -8 | 5 | 1444 | 1446 | 52 | -9 | -5 | 5 | 312 | 313 | 32 |
| 2 | 9 | 4 | 91 | 114 | 91 | -1 | -15 | 5 | 188 | 181 | 89 | 6 | -11 | 5 | 311 | 300 | 53 | 2 | -8 | 5 | 588 | 556 | 19 | -8 | -5 | 5 | 553 | 554 | 41 |
| 3 | 9 | 4 | 1104 | 1095 | 19 | 0.0E+01 | -15 | 5 | 942 | 984 | 40 | -8 | -10 | 5 | 679 | 706 | 26 | 3 | -8 | 5 | 269 | 251 | 30 | -7 | -5 | 5 | 407 | 420 | 28 |
| 4 | 9 | 4 | 220 | 204 | 43 | -5 | -14 | 5 | 369 | 350 | 35 | -7 | -10 | 5 | 119 | 93 | 43 | 4 | -8 | 5 | 459 | 441 | 31 | -6 | -5 | 5 | 482 | 465 | 24 |
| 5 | 9 | 4 | 375 | 353 | 35 | -4 | -14 | 5 | 908 | 901 | 26 | -6 | -10 | 5 | 385 | 368 | 31 | 5 | -8 | 5 | 60 | 73 | 60 | -5 | -5 | 5 | 333 | 315 | 27 |
| 6 | 9 | 4 | 342 | 344 | 37 | -3 | -14 | 5 | 403 | 402 | 40 | -5 | -10 | 5 | 198 | 195 | 36 | 6 | -8 | 5 | 351 | 310 | 33 | -4 | -5 | 5 | 635 | 632 | 31 |
| _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Deposited Table: Observed and calculated structure factors for parsonsite |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Page | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| h | k | l | 10Fo | 10Fc | 10s | h | k | l | 10Fo | 10Fc | 10s | h | k | l | 10Fo | 10Fc | 10s | h | k | l | 10Fo | 10Fc | 10s | h | k | l | 10Fo | 10Fc | 10s |
| -3 | -5 | 5 | 1552 | 1559 | 35 | 3 | -3 | 5 | 587 | 585 | 21 | -7 | 0.0E+01 | 5 | 298 | 285 | 36 | 0.0E+01 | 2 | 5 | 345 | 344 | 16 | 7 | 4 | 5 | 104 | 129 | 57 |
| -2 | -5 | 5 | 1285 | 1325 | 15 | 4 | -3 | 5 | 551 | 577 | 23 | -6 | 0.0E+01 | 5 | 456 | 451 | 21 | 1 | 2 | 5 | 470 | 469 | 18 | 8 | 4 | 5 | 743 | 734 | 34 |
| -1 | -5 | 5 | 701 | 723 | 15 | 5 | -3 | 5 | 154 | 100 | 28 | -5 | 0.0E+01 | 5 | 967 | 993 | 45 | 2 | 2 | 5 | 91 | 36 | 28 | -8 | 5 | 5 | 289 | 308 | 33 |
| 0.0E+01 | -5 | 5 | 1205 | 1203 | 10 | 6 | -3 | 5 | 812 | 828 | 55 | -4 | 0.0E+01 | 5 | 753 | 759 | 33 | 3 | 2 | 5 | 135 | 128 | 25 | -7 | 5 | 5 | 67 | 97 | 67 |
| 1 | -5 | 5 | 1636 | 1657 | 11 | 7 | -3 | 5 | 484 | 473 | 24 | -3 | 0.0E+01 | 5 | 1768 | 1736 | 41 | 4 | 2 | 5 | 764 | 775 | 16 | -6 | 5 | 5 | 574 | 576 | 26 |
| 2 | -5 | 5 | 170 | 180 | 22 | 8 | -3 | 5 | 596 | 560 | 31 | -2 | 0.0E+01 | 5 | 1008 | 987 | 22 | 5 | 2 | 5 | 322 | 333 | 21 | -5 | 5 | 5 | 729 | 751 | 30 |
| 3 | -5 | 5 | 72 | 23 | 54 | -9 | -2 | 5 | 728 | 723 | 29 | -1 | 0.0E+01 | 5 | 885 | 881 | 20 | 6 | 2 | 5 | 205 | 185 | 25 | -4 | 5 | 5 | 247 | 252 | 32 |
| 4 | -5 | 5 | 1193 | 1214 | 50 | -8 | -2 | 5 | 670 | 651 | 58 | 0.0E+01 | 0.0E+01 | 5 | 1938 | 1998 | 18 | 7 | 2 | 5 | 1125 | 1175 | 37 | -3 | 5 | 5 | 363 | 367 | 37 |
| 5 | -5 | 5 | 198 | 214 | 26 | -7 | -2 | 5 | 317 | 279 | 23 | 1 | 0.0E+01 | 5 | 640 | 612 | 10 | 8 | 2 | 5 | 199 | 171 | 41 | -2 | 5 | 5 | 2134 | 2048 | 110 |
| 6 | -5 | 5 | 377 | 345 | 23 | -6 | -2 | 5 | 332 | 295 | 25 | 2 | 0.0E+01 | 5 | 964 | 997 | 31 | -9 | 3 | 5 | 718 | 731 | 28 | -1 | 5 | 5 | 107 | 54 | 33 |
| 7 | -5 | 5 | 143 | 107 | 48 | -5 | -2 | 5 | 682 | 675 | 28 | 3 | 0.0E+01 | 5 | 642 | 660 | 14 | -8 | 3 | 5 | 572 | 566 | 25 | 0.0E+01 | 5 | 5 | 78 | 10 | 45 |
| 8 | -5 | 5 | 398 | 395 | 32 | -4 | -2 | 5 | 550 | 539 | 17 | 4 | 0.0E+01 | 5 | 186 | 180 | 22 | -7 | 3 | 5 | 26 | 61 | 25 | 1 | 5 | 5 | 1489 | 1536 | 69 |
| -10 | -4 | 5 | 677 | 726 | 48 | -3 | -2 | 5 | 1204 | 1211 | 23 | 5 | 0.0E+01 | 5 | 219 | 222 | 23 | -6 | 3 | 5 | 485 | 500 | 29 | 2 | 5 | 5 | 88 | 39 | 44 |
| -9 | -4 | 5 | 203 | 209 | 37 | -2 | -2 | 5 | 289 | 246 | 17 | 6 | 0.0E+01 | 5 | 527 | 531 | 25 | -5 | 3 | 5 | 113 | 108 | 64 | 3 | 5 | 5 | 439 | 433 | 19 |
| -8 | -4 | 5 | 93 | 82 | 64 | -1 | -2 | 5 | 1622 | 1626 | 23 | 7 | 0.0E+01 | 5 | 377 | 368 | 23 | -4 | 3 | 5 | 475 | 489 | 23 | 4 | 5 | 5 | 459 | 458 | 19 |
| -7 | -4 | 5 | 1041 | 1019 | 23 | 0.0E+01 | -2 | 5 | 1405 | 1390 | 39 | 8 | 0.0E+01 | 5 | 96 | 65 | 65 | -3 | 3 | 5 | 965 | 977 | 28 | 5 | 5 | 5 | 101 | 90 | 67 |
| -6 | -4 | 5 | 1026 | 1013 | 46 | 1 | -2 | 5 | 827 | 830 | 21 | -9 | 1 | 5 | 757 | 720 | 30 | -2 | 3 | 5 | 203 | 204 | 20 | 6 | 5 | 5 | 230 | 200 | 50 |
| -5 | -4 | 5 | 91 | 25 | 57 | 2 | -2 | 5 | 1529 | 1559 | 42 | -8 | 1 | 5 | 533 | 539 | 30 | -1 | 3 | 5 | 496 | 493 | 15 | 7 | 5 | 5 | 652 | 685 | 27 |
| -4 | -4 | 5 | 321 | 324 | 21 | 3 | -2 | 5 | 494 | 480 | 16 | -7 | 1 | 5 | 1046 | 1062 | 51 | 0.0E+01 | 3 | 5 | 2287 | 2359 | 39 | -8 | 6 | 5 | 221 | 246 | 39 |
| -3 | -4 | 5 | 1129 | 1183 | 35 | 4 | -2 | 5 | 1170 | 1219 | 35 | -6 | 1 | 5 | 878 | 869 | 26 | 1 | 3 | 5 | 504 | 509 | 13 | -7 | 6 | 5 | 86 | 100 | 86 |
| -2 | -4 | 5 | 875 | 888 | 15 | 5 | -2 | 5 | 453 | 437 | 23 | -5 | 1 | 5 | 472 | 534 | 66 | 2 | 3 | 5 | 288 | 292 | 17 | -6 | 6 | 5 | 1190 | 1242 | 39 |
| -1 | -4 | 5 | 1232 | 1266 | 28 | 6 | -2 | 5 | 259 | 218 | 24 | -4 | 1 | 5 | 726 | 748 | 26 | 3 | 3 | 5 | 1643 | 1737 | 49 | -5 | 6 | 5 | 199 | 249 | 50 |
| 0.0E+01 | -4 | 5 | 218 | 194 | 18 | 7 | -2 | 5 | 386 | 385 | 23 | -3 | 1 | 5 | 309 | 298 | 18 | 4 | 3 | 5 | 45 | 14 | 45 | -4 | 6 | 5 | 367 | 374 | 40 |
| 1 | -4 | 5 | 1162 | 1164 | 11 | 8 | -2 | 5 | 207 | 212 | 31 | -2 | 1 | 5 | 111 | 66 | 26 | 5 | 3 | 5 | 106 | 39 | 37 | -3 | 6 | 5 | 317 | 344 | 33 |
| 2 | -4 | 5 | 1005 | 1040 | 14 | -8 | -1 | 5 | 605 | 597 | 44 | -1 | 1 | 5 | 1023 | 1031 | 16 | 6 | 3 | 5 | 425 | 446 | 55 | -2 | 6 | 5 | 643 | 636 | 70 |
| 3 | -4 | 5 | 822 | 846 | 15 | -7 | -1 | 5 | 1129 | 1151 | 37 | 0.0E+01 | 1 | 5 | 535 | 545 | 14 | 7 | 3 | 5 | 139 | 135 | 39 | -1 | 6 | 5 | 590 | 569 | 54 |
| 4 | -4 | 5 | 943 | 985 | 41 | -6 | -1 | 5 | 878 | 883 | 41 | 1 | 1 | 5 | 277 | 262 | 14 | 8 | 3 | 5 | 61 | 5 | 61 | 0.0E+01 | 6 | 5 | 999 | 980 | 37 |
| 5 | -4 | 5 | 533 | 546 | 30 | -5 | -1 | 5 | 1264 | 1319 | 55 | 2 | 1 | 5 | 1900 | 1954 | 20 | -9 | 4 | 5 | 253 | 264 | 69 | 1 | 6 | 5 | 385 | 365 | 21 |
| 6 | -4 | 5 | 1062 | 1084 | 57 | -4 | -1 | 5 | 1184 | 1176 | 28 | 3 | 1 | 5 | 735 | 761 | 14 | -8 | 4 | 5 | 550 | 562 | 26 | 2 | 6 | 5 | 157 | 145 | 29 |
| 7 | -4 | 5 | 333 | 315 | 25 | -3 | -1 | 5 | 894 | 887 | 21 | 4 | 1 | 5 | 625 | 649 | 28 | -7 | 4 | 5 | 1086 | 1083 | 26 | 3 | 6 | 5 | 1509 | 1529 | 45 |
| 8 | -4 | 5 | 214 | 157 | 47 | -2 | -1 | 5 | 673 | 668 | 16 | 5 | 1 | 5 | 1290 | 1336 | 31 | -6 | 4 | 5 | 451 | 458 | 27 | 4 | 6 | 5 | 387 | 376 | 29 |
| -9 | -3 | 5 | 186 | 185 | 36 | -1 | -1 | 5 | 118 | 103 | 23 | 6 | 1 | 5 | 58 | 15 | 57 | -5 | 4 | 5 | 261 | 280 | 39 | 5 | 6 | 5 | 274 | 276 | 34 |
| -8 | -3 | 5 | 538 | 553 | 56 | 0.0E+01 | -1 | 5 | 622 | 623 | 18 | 7 | 1 | 5 | 164 | 159 | 30 | -4 | 4 | 5 | 1686 | 1688 | 49 | 6 | 6 | 5 | 894 | 932 | 25 |
| -7 | -3 | 5 | 246 | 239 | 30 | 1 | -1 | 5 | 742 | 744 | 10 | 8 | 1 | 5 | 359 | 350 | 32 | -3 | 4 | 5 | 326 | 325 | 27 | 7 | 6 | 5 | 79 | 9 | 79 |
| -6 | -3 | 5 | 655 | 668 | 32 | 2 | -1 | 5 | 446 | 485 | 22 | -9 | 2 | 5 | 155 | 109 | 54 | -2 | 4 | 5 | 218 | 219 | 20 | -8 | 7 | 5 | 626 | 632 | 38 |
| -5 | -3 | 5 | 1553 | 1568 | 20 | 3 | -1 | 5 | 171 | 163 | 21 | -8 | 2 | 5 | 326 | 342 | 30 | -1 | 4 | 5 | 615 | 615 | 19 | -7 | 7 | 5 | 515 | 514 | 30 |
| -4 | -3 | 5 | 1026 | 1026 | 16 | 4 | -1 | 5 | 1536 | 1550 | 29 | -7 | 2 | 5 | 472 | 492 | 25 | 0.0E+01 | 4 | 5 | 454 | 456 | 14 | -6 | 7 | 5 | 344 | 345 | 33 |
| -3 | -3 | 5 | 1005 | 993 | 19 | 5 | -1 | 5 | 573 | 575 | 17 | -6 | 2 | 5 | 685 | 686 | 28 | 1 | 4 | 5 | 411 | 404 | 16 | -5 | 7 | 5 | 469 | 436 | 31 |
| -2 | -3 | 5 | 1266 | 1275 | 14 | 6 | -1 | 5 | 502 | 521 | 19 | -5 | 2 | 5 | 1538 | 1530 | 21 | 2 | 4 | 5 | 910 | 901 | 14 | -4 | 7 | 5 | 1376 | 1437 | 33 |
| -1 | -3 | 5 | 1274 | 1283 | 13 | 7 | -1 | 5 | 977 | 983 | 47 | -4 | 2 | 5 | 887 | 878 | 33 | 3 | 4 | 5 | 121 | 79 | 29 | -3 | 7 | 5 | 116 | 66 | 116 |
| 0.0E+01 | -3 | 5 | 408 | 418 | 14 | 8 | -1 | 5 | 168 | 159 | 34 | -3 | 2 | 5 | 450 | 456 | 18 | 4 | 4 | 5 | 147 | 142 | 25 | -2 | 7 | 5 | 72 | 78 | 71 |
| 1 | -3 | 5 | 244 | 246 | 12 | -9 | 0.0E+01 | 5 | 332 | 286 | 40 | -2 | 2 | 5 | 2116 | 2120 | 38 | 5 | 4 | 5 | 1348 | 1400 | 34 | -1 | 7 | 5 | 1271 | 1216 | 65 |
| 2 | -3 | 5 | 917 | 924 | 17 | -8 | 0.0E+01 | 5 | 219 | 245 | 41 | -1 | 2 | 5 | 328 | 325 | 17 | 6 | 4 | 5 | 281 | 282 | 31 | 0.0E+01 | 7 | 5 | 393 | 385 | 22 |
| _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Deposited Table: Observed and calculated structure factors for parsonsite |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Page | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| h | k | l | 10Fo | 10Fc | 10s | h | k | l | 10Fo | 10Fc | 10s | h | k | l | 10Fo | 10Fc | 10s | h | k | l | 10Fo | 10Fc | 10s | h | k | l | 10Fo | 10Fc | 10s |
| 1 | 7 | 5 | 566 | 543 | 23 | -1 | 11 | 5 | 866 | 868 | 40 | -2 | -10 | 6 | 355 | 370 | 30 | 0.0E+01 | -7 | 6 | 1204 | 1197 | 42 | -8 | -4 | 6 | 376 | 393 | 29 |
| 2 | 7 | 5 | 264 | 250 | 31 | 0.0E+01 | 11 | 5 | 293 | 292 | 50 | -1 | -10 | 6 | 384 | 406 | 34 | 1 | -7 | 6 | 269 | 279 | 22 | -7 | -4 | 6 | 727 | 719 | 23 |
| 3 | 7 | 5 | 466 | 453 | 29 | 1 | 11 | 5 | 523 | 495 | 25 | 0.0E+01 | -10 | 6 | 394 | 364 | 42 | 2 | -7 | 6 | 760 | 710 | 26 | -6 | -4 | 6 | 379 | 344 | 27 |
| 4 | 7 | 5 | 167 | 164 | 42 | 2 | 11 | 5 | 990 | 977 | 23 | 2 | -10 | 6 | 740 | 740 | 37 | 3 | -7 | 6 | 102 | 58 | 77 | -5 | -4 | 6 | 1141 | 1128 | 46 |
| 5 | 7 | 5 | 769 | 785 | 26 | 3 | 11 | 5 | 214 | 165 | 56 | -8 | -9 | 6 | 350 | 353 | 34 | 4 | -7 | 6 | 808 | 813 | 30 | -4 | -4 | 6 | 1112 | 1125 | 17 |
| 6 | 7 | 5 | 593 | 594 | 28 | -1 | 12 | 5 | 387 | 380 | 49 | -7 | -9 | 6 | 265 | 276 | 35 | 5 | -7 | 6 | 534 | 528 | 35 | -3 | -4 | 6 | 842 | 832 | 16 |
| -7 | 8 | 5 | 126 | 98 | 76 | 0.0E+01 | 12 | 5 | 409 | 412 | 45 | -6 | -9 | 6 | 277 | 289 | 33 | 6 | -7 | 6 | 632 | 605 | 52 | -2 | -4 | 6 | 1395 | 1424 | 21 |
| -6 | 8 | 5 | 575 | 574 | 30 | 1 | 12 | 5 | 390 | 408 | 43 | -5 | -9 | 6 | 783 | 822 | 24 | 7 | -7 | 6 | 492 | 440 | 39 | -1 | -4 | 6 | 543 | 531 | 15 |
| -5 | 8 | 5 | 102 | 68 | 101 | 2 | 12 | 5 | 381 | 369 | 34 | -4 | -9 | 6 | 754 | 805 | 33 | -9 | -6 | 6 | 134 | 100 | 59 | 0.0E+01 | -4 | 6 | 1279 | 1268 | 14 |
| -4 | 8 | 5 | 752 | 795 | 37 | -4 | -14 | 6 | 557 | 532 | 31 | -3 | -9 | 6 | 201 | 222 | 46 | -8 | -6 | 6 | 142 | 130 | 48 | 1 | -4 | 6 | 677 | 668 | 16 |
| -3 | 8 | 5 | 637 | 669 | 38 | -3 | -14 | 6 | 396 | 393 | 33 | -2 | -9 | 6 | 723 | 777 | 29 | -7 | -6 | 6 | 497 | 517 | 27 | 2 | -4 | 6 | 184 | 193 | 35 |
| -2 | 8 | 5 | 897 | 890 | 47 | -2 | -14 | 6 | 766 | 799 | 44 | -1 | -9 | 6 | 1138 | 1221 | 28 | -6 | -6 | 6 | 486 | 485 | 34 | 3 | -4 | 6 | 313 | 309 | 31 |
| -1 | 8 | 5 | 622 | 569 | 39 | -1 | -14 | 6 | 556 | 594 | 50 | 0.0E+01 | -9 | 6 | 103 | 66 | 50 | -5 | -6 | 6 | 701 | 723 | 23 | 4 | -4 | 6 | 559 | 558 | 36 |
| 0.0E+01 | 8 | 5 | 177 | 125 | 29 | 0.0E+01 | -14 | 6 | 332 | 401 | 55 | 1 | -9 | 6 | 117 | 42 | 117 | -4 | -6 | 6 | 196 | 200 | 33 | 5 | -4 | 6 | 418 | 421 | 21 |
| 1 | 8 | 5 | 1434 | 1382 | 50 | -5 | -13 | 6 | 351 | 352 | 51 | 2 | -9 | 6 | 1220 | 1188 | 38 | -3 | -6 | 6 | 900 | 959 | 20 | 6 | -4 | 6 | 65 | 22 | 64 |
| 2 | 8 | 5 | 467 | 445 | 39 | -4 | -13 | 6 | 99 | 63 | 99 | 3 | -9 | 6 | 99 | 77 | 99 | -2 | -6 | 6 | 1058 | 1065 | 18 | 7 | -4 | 6 | 802 | 799 | 64 |
| 3 | 8 | 5 | 500 | 481 | 30 | -3 | -13 | 6 | 442 | 418 | 31 | 4 | -9 | 6 | 453 | 415 | 53 | -1 | -6 | 6 | 744 | 722 | 24 | -9 | -3 | 6 | 751 | 720 | 31 |
| 4 | 8 | 5 | 913 | 928 | 26 | -2 | -13 | 6 | 0.0E+01 | 7 | 1 | 5 | -9 | 6 | 6 | 21 | 5 | 0.0E+01 | -6 | 6 | 1139 | 1137 | 16 | -8 | -3 | 6 | 552 | 545 | 24 |
| 5 | 8 | 5 | 123 | 151 | 63 | -1 | -13 | 6 | 318 | 372 | 53 | 6 | -9 | 6 | 301 | 385 | 69 | 1 | -6 | 6 | 518 | 507 | 26 | -7 | -3 | 6 | 378 | 390 | 28 |
| 6 | 8 | 5 | 431 | 413 | 35 | 0.0E+01 | -13 | 6 | 444 | 466 | 48 | -8 | -8 | 6 | 751 | 727 | 33 | 2 | -6 | 6 | 1279 | 1289 | 32 | -6 | -3 | 6 | 225 | 225 | 30 |
| -6 | 9 | 5 | 962 | 941 | 46 | -6 | -12 | 6 | 423 | 410 | 33 | -7 | -8 | 6 | 116 | 44 | 72 | 3 | -6 | 6 | 420 | 435 | 31 | -5 | -3 | 6 | 144 | 119 | 32 |
| -5 | 9 | 5 | 313 | 297 | 37 | -5 | -12 | 6 | 525 | 575 | 35 | -6 | -8 | 6 | 211 | 193 | 44 | 4 | -6 | 6 | 425 | 414 | 20 | -4 | -3 | 6 | 257 | 257 | 23 |
| -4 | 9 | 5 | 227 | 231 | 42 | -4 | -12 | 6 | 912 | 911 | 25 | -5 | -8 | 6 | 767 | 799 | 30 | 5 | -6 | 6 | 327 | 318 | 24 | -3 | -3 | 6 | 681 | 684 | 16 |
| -3 | 9 | 5 | 706 | 696 | 40 | -3 | -12 | 6 | 502 | 516 | 29 | -4 | -8 | 6 | 503 | 536 | 31 | 6 | -6 | 6 | 361 | 339 | 25 | -2 | -3 | 6 | 652 | 650 | 16 |
| -2 | 9 | 5 | 386 | 407 | 52 | -2 | -12 | 6 | 409 | 407 | 31 | -3 | -8 | 6 | 704 | 721 | 28 | 7 | -6 | 6 | 399 | 358 | 31 | -1 | -3 | 6 | 476 | 444 | 19 |
| -1 | 9 | 5 | 682 | 623 | 31 | -1 | -12 | 6 | 1008 | 1020 | 55 | -2 | -8 | 6 | 172 | 38 | 37 | -9 | -5 | 6 | 710 | 731 | 52 | 0.0E+01 | -3 | 6 | 2049 | 2006 | 26 |
| 0.0E+01 | 9 | 5 | 330 | 287 | 32 | 0.0E+01 | -12 | 6 | 484 | 487 | 27 | -1 | -8 | 6 | 569 | 557 | 37 | -8 | -5 | 6 | 715 | 721 | 48 | 1 | -3 | 6 | 598 | 604 | 17 |
| 1 | 9 | 5 | 695 | 681 | 24 | 3 | -12 | 6 | 100 | 90 | 99 | 0.0E+01 | -8 | 6 | 919 | 936 | 65 | -7 | -5 | 6 | 692 | 691 | 24 | 2 | -3 | 6 | 838 | 871 | 26 |
| 2 | 9 | 5 | 361 | 371 | 31 | 4 | -12 | 6 | 317 | 292 | 57 | 1 | -8 | 6 | 978 | 979 | 34 | -6 | -5 | 6 | 721 | 723 | 23 | 3 | -3 | 6 | 1360 | 1437 | 60 |
| 4 | 9 | 5 | 793 | 803 | 40 | -7 | -11 | 6 | 189 | 210 | 46 | 2 | -8 | 6 | 652 | 623 | 27 | -5 | -5 | 6 | 899 | 904 | 22 | 4 | -3 | 6 | 287 | 241 | 32 |
| 5 | 9 | 5 | 233 | 232 | 39 | -6 | -11 | 6 | 288 | 295 | 33 | 3 | -8 | 6 | 406 | 415 | 34 | -4 | -5 | 6 | 336 | 336 | 23 | 5 | -3 | 6 | 373 | 381 | 21 |
| -5 | 10 | 5 | 487 | 495 | 35 | -5 | -11 | 6 | 346 | 363 | 32 | 4 | -8 | 6 | 1272 | 1287 | 40 | -3 | -5 | 6 | 228 | 200 | 24 | 6 | -3 | 6 | 351 | 341 | 24 |
| -4 | 10 | 5 | 650 | 641 | 34 | -4 | -11 | 6 | 204 | 208 | 36 | 5 | -8 | 6 | 316 | 310 | 32 | -2 | -5 | 6 | 781 | 780 | 16 | 7 | -3 | 6 | 236 | 224 | 29 |
| -3 | 10 | 5 | 784 | 782 | 29 | -3 | -11 | 6 | 680 | 722 | 25 | 6 | -8 | 6 | 215 | 164 | 39 | -1 | -5 | 6 | 446 | 435 | 19 | -9 | -2 | 6 | 545 | 494 | 32 |
| -2 | 10 | 5 | 112 | 21 | 112 | -2 | -11 | 6 | 537 | 553 | 27 | -9 | -7 | 6 | 103 | 44 | 102 | 0.0E+01 | -5 | 6 | 814 | 820 | 15 | -8 | -2 | 6 | 603 | 583 | 30 |
| 0.0E+01 | 10 | 5 | 411 | 403 | 29 | -1 | -11 | 6 | 215 | 202 | 35 | -8 | -7 | 6 | 320 | 329 | 41 | 1 | -5 | 6 | 171 | 165 | 22 | -7 | -2 | 6 | 1168 | 1173 | 81 |
| 1 | 10 | 5 | 529 | 505 | 27 | 0.0E+01 | -11 | 6 | 703 | 734 | 52 | -7 | -7 | 6 | 940 | 968 | 31 | 2 | -5 | 6 | 1277 | 1278 | 23 | -6 | -2 | 6 | 630 | 758 | 116 |
| 2 | 10 | 5 | 764 | 731 | 24 | 1 | -11 | 6 | 1160 | 1110 | 34 | -6 | -7 | 6 | 800 | 795 | 24 | 3 | -5 | 6 | 674 | 699 | 28 | -5 | -2 | 6 | 554 | 585 | 21 |
| 3 | 10 | 5 | 238 | 257 | 55 | -7 | -10 | 6 | 628 | 651 | 27 | -5 | -7 | 6 | 543 | 542 | 35 | 4 | -5 | 6 | 766 | 771 | 25 | -4 | -2 | 6 | 1630 | 1621 | 30 |
| 5 | 10 | 5 | 131 | 85 | 107 | -6 | -10 | 6 | 918 | 969 | 25 | -4 | -7 | 6 | 874 | 888 | 23 | 5 | -5 | 6 | 904 | 940 | 55 | -3 | -2 | 6 | 609 | 591 | 16 |
| -4 | 11 | 5 | 431 | 425 | 51 | -5 | -10 | 6 | 163 | 135 | 41 | -3 | -7 | 6 | 1239 | 1241 | 32 | 6 | -5 | 6 | 155 | 131 | 35 | -2 | -2 | 6 | 975 | 967 | 15 |
| -3 | 11 | 5 | 684 | 645 | 41 | -4 | -10 | 6 | 217 | 237 | 35 | -2 | -7 | 6 | 81 | 35 | 53 | 7 | -5 | 6 | 397 | 383 | 28 | -1 | -2 | 6 | 827 | 808 | 22 |
| -2 | 11 | 5 | 27 | 30 | 27 | -3 | -10 | 6 | 1000 | 1026 | 50 | -1 | -7 | 6 | 107 | 84 | 35 | -9 | -4 | 6 | 217 | 199 | 36 | 0.0E+01 | -2 | 6 | 290 | 302 | 18 |
| _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Deposited Table: Observed and calculated structure factors for parsonsite |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Page | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| h | k | l | 10Fo | 10Fc | 10s | h | k | l | 10Fo | 10Fc | 10s | h | k | l | 10Fo | 10Fc | 10s | h | k | l | 10Fo | 10Fc | 10s | h | k | l | 10Fo | 10Fc | 10s |
| 1 | -2 | 6 | 156 | 161 | 22 | -7 | 1 | 6 | 610 | 637 | 25 | 2 | 3 | 6 | 224 | 191 | 29 | -1 | 6 | 6 | 637 | 619 | 60 | -3 | 11 | 6 | 243 | 195 | 77 |
| 2 | -2 | 6 | 992 | 1011 | 36 | -6 | 1 | 6 | 189 | 159 | 43 | 3 | 3 | 6 | 1102 | 1137 | 39 | 0.0E+01 | 6 | 6 | 938 | 908 | 59 | -1 | 11 | 6 | 229 | 159 | 61 |
| 3 | -2 | 6 | 421 | 456 | 26 | -5 | 1 | 6 | 435 | 402 | 35 | 4 | 3 | 6 | 632 | 644 | 17 | 1 | 6 | 6 | 411 | 412 | 22 | 0.0E+01 | 11 | 6 | 355 | 334 | 48 |
| 4 | -2 | 6 | 105 | 91 | 33 | -4 | 1 | 6 | 1801 | 1817 | 29 | 5 | 3 | 6 | 249 | 259 | 25 | 2 | 6 | 6 | 454 | 461 | 26 | 1 | 11 | 6 | 87 | 47 | 87 |
| 5 | -2 | 6 | 1283 | 1281 | 54 | -3 | 1 | 6 | 440 | 458 | 17 | 6 | 3 | 6 | 931 | 969 | 24 | 3 | 6 | 6 | 125 | 71 | 52 | -3 | -14 | 7 | 207 | 225 | 69 |
| 6 | -2 | 6 | 98 | 100 | 98 | -2 | 1 | 6 | 423 | 414 | 17 | 7 | 3 | 6 | 211 | 211 | 50 | 4 | 6 | 6 | 718 | 771 | 37 | -2 | -14 | 7 | 193 | 173 | 62 |
| 7 | -2 | 6 | 137 | 116 | 37 | -1 | 1 | 6 | 1799 | 1829 | 45 | -8 | 4 | 6 | 303 | 295 | 33 | 5 | 6 | 6 | 68 | 17 | 68 | -1 | -14 | 7 | 82 | 67 | 81 |
| -9 | -1 | 6 | 187 | 132 | 51 | 0.0E+01 | 1 | 6 | 92 | 76 | 34 | -7 | 4 | 6 | 165 | 177 | 43 | 6 | 6 | 6 | 391 | 361 | 57 | -4 | -13 | 7 | 546 | 570 | 31 |
| -8 | -1 | 6 | 263 | 238 | 40 | 1 | 1 | 6 | 313 | 314 | 19 | -6 | 4 | 6 | 469 | 501 | 36 | -7 | 7 | 6 | 417 | 416 | 46 | -3 | -13 | 7 | 958 | 967 | 52 |
| -7 | -1 | 6 | 36 | 4 | 35 | 2 | 1 | 6 | 318 | 330 | 26 | -5 | 4 | 6 | 602 | 614 | 31 | -6 | 7 | 6 | 390 | 395 | 33 | -2 | -13 | 7 | 102 | 65 | 102 |
| -6 | -1 | 6 | 305 | 285 | 26 | 3 | 1 | 6 | 114 | 89 | 47 | -4 | 4 | 6 | 922 | 934 | 27 | -5 | 7 | 6 | 546 | 577 | 40 | -1 | -13 | 7 | 0.0E+01 | 11 | 1 |
| -5 | -1 | 6 | 762 | 795 | 26 | 4 | 1 | 6 | 58 | 57 | 57 | -3 | 4 | 6 | 419 | 424 | 37 | -4 | 7 | 6 | 125 | 11 | 86 | -5 | -12 | 7 | 357 | 328 | 35 |
| -4 | -1 | 6 | 328 | 332 | 21 | 5 | 1 | 6 | 782 | 803 | 27 | -2 | 4 | 6 | 338 | 318 | 35 | -3 | 7 | 6 | 770 | 771 | 58 | -4 | -12 | 7 | 138 | 129 | 59 |
| -3 | -1 | 6 | 456 | 453 | 17 | 6 | 1 | 6 | 313 | 319 | 24 | -1 | 4 | 6 | 1704 | 1723 | 47 | -2 | 7 | 6 | 400 | 391 | 33 | -3 | -12 | 7 | 154 | 152 | 46 |
| -2 | -1 | 6 | 2155 | 2121 | 39 | 7 | 1 | 6 | 91 | 79 | 72 | 0.0E+01 | 4 | 6 | 400 | 397 | 19 | -1 | 7 | 6 | 920 | 876 | 40 | -2 | -12 | 7 | 735 | 705 | 31 |
| -1 | -1 | 6 | 649 | 643 | 15 | -9 | 2 | 6 | 88 | 103 | 87 | 1 | 4 | 6 | 490 | 475 | 19 | 0.0E+01 | 7 | 6 | 1198 | 1110 | 65 | -1 | -12 | 7 | 683 | 706 | 25 |
| 0.0E+01 | -1 | 6 | 831 | 831 | 15 | -8 | 2 | 6 | 864 | 854 | 38 | 2 | 4 | 6 | 1153 | 1174 | 27 | 1 | 7 | 6 | 480 | 412 | 40 | 0.0E+01 | -12 | 7 | 390 | 355 | 43 |
| 1 | -1 | 6 | 1895 | 1901 | 25 | -7 | 2 | 6 | 266 | 260 | 33 | 3 | 4 | 6 | 239 | 215 | 31 | 2 | 7 | 6 | 894 | 858 | 32 | 3 | -12 | 7 | 127 | 113 | 127 |
| 2 | -1 | 6 | 81 | 56 | 80 | -6 | 2 | 6 | 189 | 203 | 45 | 4 | 4 | 6 | 276 | 264 | 31 | 3 | 7 | 6 | 205 | 197 | 59 | -6 | -11 | 7 | 528 | 595 | 42 |
| 3 | -1 | 6 | 73 | 61 | 72 | -5 | 2 | 6 | 305 | 300 | 30 | 5 | 4 | 6 | 53 | 60 | 52 | 4 | 7 | 6 | 481 | 482 | 46 | -5 | -11 | 7 | 783 | 793 | 26 |
| 4 | -1 | 6 | 352 | 364 | 20 | -4 | 2 | 6 | 376 | 388 | 27 | 6 | 4 | 6 | 401 | 437 | 30 | 5 | 7 | 6 | 383 | 384 | 55 | -4 | -11 | 7 | 48 | 43 | 47 |
| 5 | -1 | 6 | 108 | 110 | 39 | -3 | 2 | 6 | 427 | 420 | 18 | 7 | 4 | 6 | 0.0E+01 | 44 | 1 | -6 | 8 | 6 | 39 | 55 | 39 | -3 | -11 | 7 | 134 | 60 | 52 |
| 6 | -1 | 6 | 229 | 212 | 26 | -2 | 2 | 6 | 1296 | 1280 | 20 | -8 | 5 | 6 | 803 | 838 | 26 | -5 | 8 | 6 | 660 | 664 | 50 | -2 | -11 | 7 | 757 | 786 | 45 |
| 7 | -1 | 6 | 588 | 589 | 36 | -1 | 2 | 6 | 105 | 81 | 30 | -7 | 5 | 6 | 142 | 95 | 45 | -4 | 8 | 6 | 359 | 352 | 48 | -1 | -11 | 7 | 156 | 178 | 41 |
| 8 | -1 | 6 | 84 | 43 | 84 | 0.0E+01 | 2 | 6 | 294 | 281 | 19 | -6 | 5 | 6 | 100 | 65 | 100 | -3 | 8 | 6 | 615 | 638 | 42 | 0.0E+01 | -11 | 7 | 517 | 504 | 43 |
| -9 | 0.0E+01 | 6 | 883 | 849 | 32 | 1 | 2 | 6 | 1947 | 1988 | 18 | -5 | 5 | 6 | 877 | 925 | 32 | -2 | 8 | 6 | 670 | 638 | 58 | 1 | -11 | 7 | 134 | 128 | 87 |
| -8 | 0.0E+01 | 6 | 411 | 436 | 37 | 2 | 2 | 6 | 522 | 521 | 22 | -4 | 5 | 6 | 296 | 295 | 33 | -1 | 8 | 6 | 483 | 474 | 36 | -7 | -10 | 7 | 426 | 421 | 33 |
| -6 | 0.0E+01 | 6 | 1181 | 1144 | 28 | 3 | 2 | 6 | 358 | 339 | 27 | -3 | 5 | 6 | 725 | 722 | 35 | 0.0E+01 | 8 | 6 | 596 | 553 | 31 | -6 | -10 | 7 | 73 | 67 | 72 |
| -5 | 0.0E+01 | 6 | 258 | 254 | 23 | 4 | 2 | 6 | 1139 | 1168 | 16 | -2 | 5 | 6 | 34 | 16 | 34 | 1 | 8 | 6 | 142 | 108 | 124 | -5 | -10 | 7 | 323 | 319 | 34 |
| -4 | 0.0E+01 | 6 | 201 | 189 | 24 | 5 | 2 | 6 | 75 | 9 | 75 | -1 | 5 | 6 | 670 | 655 | 31 | 4 | 8 | 6 | 223 | 217 | 66 | -4 | -10 | 7 | 781 | 844 | 25 |
| -3 | 0.0E+01 | 6 | 397 | 393 | 18 | 6 | 2 | 6 | 108 | 101 | 47 | 0.0E+01 | 5 | 6 | 356 | 350 | 21 | 5 | 8 | 6 | 605 | 573 | 48 | -3 | -10 | 7 | 792 | 805 | 25 |
| -2 | 0.0E+01 | 6 | 95 | 66 | 33 | 7 | 2 | 6 | 74 | 52 | 73 | 1 | 5 | 6 | 1040 | 1053 | 30 | -5 | 9 | 6 | 784 | 802 | 29 | -2 | -10 | 7 | 541 | 606 | 33 |
| -1 | 0.0E+01 | 6 | 420 | 476 | 31 | -9 | 3 | 6 | 491 | 495 | 39 | 2 | 5 | 6 | 940 | 944 | 57 | -4 | 9 | 6 | 220 | 242 | 44 | -1 | -10 | 7 | 288 | 312 | 41 |
| 0.0E+01 | 0.0E+01 | 6 | 1312 | 1319 | 15 | -8 | 3 | 6 | 173 | 126 | 40 | 3 | 5 | 6 | 303 | 261 | 29 | -3 | 9 | 6 | 443 | 438 | 50 | 0.0E+01 | -10 | 7 | 1061 | 1105 | 29 |
| 1 | 0.0E+01 | 6 | 328 | 327 | 18 | -7 | 3 | 6 | 329 | 311 | 30 | 4 | 5 | 6 | 1040 | 1057 | 65 | -2 | 9 | 6 | 1142 | 1190 | 40 | 1 | -10 | 7 | 236 | 215 | 66 |
| 2 | 0.0E+01 | 6 | 335 | 333 | 29 | -6 | 3 | 6 | 1439 | 1449 | 30 | 5 | 5 | 6 | 192 | 161 | 37 | -1 | 9 | 6 | 337 | 342 | 39 | 2 | -10 | 7 | 214 | 212 | 75 |
| 3 | 0.0E+01 | 6 | 1908 | 1934 | 40 | -5 | 3 | 6 | 102 | 85 | 101 | 6 | 5 | 6 | 414 | 428 | 31 | 0.0E+01 | 9 | 6 | 553 | 506 | 46 | 3 | -10 | 7 | 420 | 458 | 55 |
| 4 | 0.0E+01 | 6 | 222 | 224 | 23 | -4 | 3 | 6 | 90 | 92 | 89 | -7 | 6 | 6 | 420 | 446 | 40 | 1 | 9 | 6 | 274 | 247 | 50 | 4 | -10 | 7 | 370 | 344 | 62 |
| 5 | 0.0E+01 | 6 | 106 | 39 | 37 | -3 | 3 | 6 | 1515 | 1504 | 58 | -6 | 6 | 6 | 710 | 721 | 26 | -4 | 10 | 6 | 269 | 285 | 45 | -7 | -9 | 7 | 638 | 649 | 35 |
| 6 | 0.0E+01 | 6 | 994 | 1009 | 28 | -2 | 3 | 6 | 289 | 274 | 20 | -5 | 6 | 6 | 489 | 509 | 39 | -3 | 10 | 6 | 516 | 517 | 52 | -6 | -9 | 7 | 47 | 45 | 46 |
| 7 | 0.0E+01 | 6 | 97 | 61 | 55 | -1 | 3 | 6 | 622 | 614 | 17 | -4 | 6 | 6 | 230 | 247 | 48 | -2 | 10 | 6 | 373 | 338 | 54 | -5 | -9 | 7 | 85 | 63 | 84 |
| -9 | 1 | 6 | 92 | 67 | 91 | 0.0E+01 | 3 | 6 | 328 | 319 | 19 | -3 | 6 | 6 | 1279 | 1280 | 82 | 0.0E+01 | 10 | 6 | 1290 | 1242 | 39 | -4 | -9 | 7 | 519 | 587 | 33 |
| -8 | 1 | 6 | 410 | 405 | 29 | 1 | 3 | 6 | 392 | 391 | 19 | -2 | 6 | 6 | 554 | 515 | 41 | 1 | 10 | 6 | 64 | 100 | 64 | -3 | -9 | 7 | 228 | 253 | 43 |
| _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Deposited Table: Observed and calculated structure factors for parsonsite |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Page | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| h | k | l | 10Fo | 10Fc | 10s | h | k | l | 10Fo | 10Fc | 10s | h | k | l | 10Fo | 10Fc | 10s | h | k | l | 10Fo | 10Fc | 10s | h | k | l | 10Fo | 10Fc | 10s |
| -2 | -9 | 7 | 610 | 670 | 31 | -1 | -6 | 7 | 140 | 108 | 31 | -4 | -3 | 7 | 535 | 509 | 19 | -8 | 0.0E+01 | 7 | 180 | 199 | 42 | 5 | 2 | 7 | 535 | 521 | 28 |
| -1 | -9 | 7 | 207 | 259 | 42 | 0.0E+01 | -6 | 7 | 920 | 890 | 17 | -3 | -3 | 7 | 1421 | 1396 | 17 | -7 | 0.0E+01 | 7 | 380 | 358 | 38 | 6 | 2 | 7 | 504 | 508 | 37 |
| 0.0E+01 | -9 | 7 | 1060 | 1077 | 53 | 1 | -6 | 7 | 546 | 510 | 28 | -2 | -3 | 7 | 49 | 24 | 48 | -6 | 0.0E+01 | 7 | 947 | 981 | 78 | -8 | 3 | 7 | 302 | 308 | 35 |
| 1 | -9 | 7 | 565 | 473 | 45 | 2 | -6 | 7 | 118 | 110 | 59 | -1 | -3 | 7 | 138 | 121 | 28 | -5 | 0.0E+01 | 7 | 224 | 209 | 33 | -7 | 3 | 7 | 543 | 535 | 29 |
| 2 | -9 | 7 | 742 | 709 | 41 | 3 | -6 | 7 | 1088 | 1109 | 26 | 0.0E+01 | -3 | 7 | 106 | 63 | 32 | -4 | 0.0E+01 | 7 | 292 | 258 | 30 | -6 | 3 | 7 | 174 | 191 | 50 |
| 3 | -9 | 7 | 673 | 644 | 43 | 4 | -6 | 7 | 0.0E+01 | 33 | 1 | 1 | -3 | 7 | 100 | 68 | 67 | -3 | 0.0E+01 | 7 | 1662 | 1665 | 24 | -5 | 3 | 7 | 758 | 794 | 25 |
| 4 | -9 | 7 | 91 | 16 | 90 | 5 | -6 | 7 | 326 | 305 | 36 | 2 | -3 | 7 | 190 | 174 | 41 | -2 | 0.0E+01 | 7 | 312 | 323 | 20 | -4 | 3 | 7 | 242 | 238 | 33 |
| 5 | -9 | 7 | 527 | 528 | 54 | 6 | -6 | 7 | 621 | 719 | 46 | 3 | -3 | 7 | 914 | 930 | 38 | -1 | 0.0E+01 | 7 | 514 | 517 | 17 | -3 | 3 | 7 | 911 | 922 | 72 |
| -8 | -8 | 7 | 234 | 207 | 54 | -9 | -5 | 7 | 84 | 51 | 83 | 4 | -3 | 7 | 134 | 123 | 49 | 0.0E+01 | 0.0E+01 | 7 | 1234 | 1243 | 16 | -2 | 3 | 7 | 1011 | 1032 | 63 |
| -7 | -8 | 7 | 492 | 519 | 38 | -8 | -5 | 7 | 93 | 19 | 92 | 5 | -3 | 7 | 116 | 57 | 59 | 1 | 0.0E+01 | 7 | 287 | 283 | 29 | -1 | 3 | 7 | 349 | 368 | 21 |
| -6 | -8 | 7 | 772 | 796 | 32 | -7 | -5 | 7 | 405 | 399 | 29 | 6 | -3 | 7 | 947 | 997 | 31 | 2 | 0.0E+01 | 7 | 142 | 130 | 41 | 0.0E+01 | 3 | 7 | 1252 | 1266 | 17 |
| -5 | -8 | 7 | 636 | 653 | 27 | -6 | -5 | 7 | 484 | 477 | 27 | -8 | -2 | 7 | 126 | 62 | 64 | 3 | 0.0E+01 | 7 | 117 | 11 | 74 | 1 | 3 | 7 | 209 | 181 | 33 |
| -4 | -8 | 7 | 719 | 758 | 24 | -5 | -5 | 7 | 392 | 415 | 28 | -7 | -2 | 7 | 306 | 291 | 29 | 4 | 0.0E+01 | 7 | 336 | 326 | 42 | 2 | 3 | 7 | 563 | 548 | 28 |
| -3 | -8 | 7 | 314 | 321 | 39 | -4 | -5 | 7 | 1592 | 1607 | 47 | -6 | -2 | 7 | 136 | 101 | 34 | 5 | 0.0E+01 | 7 | 0.0E+01 | 23 | 1 | 3 | 3 | 7 | 559 | 570 | 35 |
| -2 | -8 | 7 | 1084 | 1076 | 92 | -3 | -5 | 7 | 444 | 412 | 21 | -5 | -2 | 7 | 360 | 348 | 23 | 6 | 0.0E+01 | 7 | 634 | 630 | 28 | 4 | 3 | 7 | 237 | 233 | 35 |
| -1 | -8 | 7 | 313 | 298 | 27 | -2 | -5 | 7 | 675 | 656 | 17 | -4 | -2 | 7 | 1230 | 1229 | 17 | -8 | 1 | 7 | 33 | 65 | 32 | 5 | 3 | 7 | 257 | 246 | 36 |
| 0.0E+01 | -8 | 7 | 357 | 329 | 23 | -1 | -5 | 7 | 1397 | 1380 | 16 | -3 | -2 | 7 | 83 | 50 | 49 | -7 | 1 | 7 | 865 | 851 | 32 | 6 | 3 | 7 | 0.0E+01 | 31 | 1 |
| 1 | -8 | 7 | 270 | 249 | 37 | 0.0E+01 | -5 | 7 | 94 | 48 | 39 | -2 | -2 | 7 | 128 | 93 | 28 | -6 | 1 | 7 | 239 | 253 | 43 | -7 | 4 | 7 | 712 | 721 | 27 |
| 2 | -8 | 7 | 661 | 639 | 30 | 1 | -5 | 7 | 295 | 283 | 32 | -1 | -2 | 7 | 1843 | 1837 | 16 | -5 | 1 | 7 | 520 | 509 | 26 | -6 | 4 | 7 | 303 | 313 | 44 |
| 3 | -8 | 7 | 396 | 355 | 35 | 2 | -5 | 7 | 266 | 253 | 33 | 0.0E+01 | -2 | 7 | 225 | 220 | 21 | -4 | 1 | 7 | 103 | 29 | 39 | -5 | 4 | 7 | 538 | 567 | 41 |
| 4 | -8 | 7 | 112 | 80 | 111 | 3 | -5 | 7 | 272 | 228 | 35 | 1 | -2 | 7 | 232 | 249 | 31 | -3 | 1 | 7 | 616 | 607 | 17 | -4 | 4 | 7 | 485 | 523 | 29 |
| 5 | -8 | 7 | 692 | 670 | 43 | 4 | -5 | 7 | 273 | 274 | 35 | 2 | -2 | 7 | 1184 | 1190 | 23 | -2 | 1 | 7 | 179 | 154 | 25 | -3 | 4 | 7 | 597 | 616 | 38 |
| -8 | -7 | 7 | 152 | 140 | 58 | 5 | -5 | 7 | 628 | 646 | 29 | 3 | -2 | 7 | 132 | 72 | 93 | -1 | 1 | 7 | 1122 | 1136 | 16 | -2 | 4 | 7 | 386 | 379 | 29 |
| -7 | -7 | 7 | 193 | 169 | 39 | 6 | -5 | 7 | 67 | 35 | 66 | 4 | -2 | 7 | 135 | 73 | 52 | 0.0E+01 | 1 | 7 | 906 | 934 | 16 | -1 | 4 | 7 | 186 | 148 | 36 |
| -6 | -7 | 7 | 330 | 321 | 32 | -8 | -4 | 7 | 790 | 767 | 65 | 5 | -2 | 7 | 62 | 13 | 61 | 1 | 1 | 7 | 317 | 337 | 28 | 0.0E+01 | 4 | 7 | 1054 | 1090 | 23 |
| -5 | -7 | 7 | 387 | 371 | 30 | -7 | -4 | 7 | 286 | 276 | 31 | 6 | -2 | 7 | 66 | 22 | 65 | 2 | 1 | 7 | 1290 | 1322 | 39 | 1 | 4 | 7 | 65 | 29 | 64 |
| -4 | -7 | 7 | 779 | 767 | 24 | -6 | -4 | 7 | 390 | 382 | 44 | -9 | -1 | 7 | 320 | 297 | 43 | 3 | 1 | 7 | 341 | 335 | 30 | 2 | 4 | 7 | 669 | 682 | 23 |
| -3 | -7 | 7 | 291 | 266 | 30 | -5 | -4 | 7 | 393 | 388 | 23 | -8 | -1 | 7 | 1085 | 1037 | 31 | 4 | 1 | 7 | 448 | 440 | 29 | 3 | 4 | 7 | 742 | 753 | 24 |
| -2 | -7 | 7 | 1352 | 1320 | 36 | -4 | -4 | 7 | 177 | 157 | 29 | -7 | -1 | 7 | 200 | 155 | 46 | 5 | 1 | 7 | 579 | 613 | 27 | 4 | 4 | 7 | 575 | 573 | 26 |
| -1 | -7 | 7 | 627 | 607 | 20 | -3 | -4 | 7 | 257 | 235 | 23 | -6 | -1 | 7 | 266 | 250 | 25 | 6 | 1 | 7 | 104 | 68 | 103 | 5 | 4 | 7 | 471 | 566 | 48 |
| 0.0E+01 | -7 | 7 | 794 | 777 | 27 | -2 | -4 | 7 | 1215 | 1217 | 17 | -5 | -1 | 7 | 1239 | 1275 | 35 | -8 | 2 | 7 | 753 | 757 | 50 | -7 | 5 | 7 | 641 | 655 | 28 |
| 1 | -7 | 7 | 1049 | 1030 | 26 | -1 | -4 | 7 | 226 | 194 | 23 | -4 | -1 | 7 | 148 | 115 | 30 | -7 | 2 | 7 | 380 | 396 | 40 | -6 | 5 | 7 | 239 | 236 | 47 |
| 2 | -7 | 7 | 121 | 63 | 63 | 0.0E+01 | -4 | 7 | 297 | 284 | 21 | -3 | -1 | 7 | 465 | 433 | 22 | -6 | 2 | 7 | 173 | 197 | 53 | -5 | 5 | 7 | 574 | 615 | 34 |
| 3 | -7 | 7 | 455 | 432 | 33 | 1 | -4 | 7 | 1562 | 1601 | 23 | -2 | -1 | 7 | 56 | 32 | 55 | -5 | 2 | 7 | 1328 | 1352 | 36 | -4 | 5 | 7 | 965 | 997 | 41 |
| 4 | -7 | 7 | 200 | 209 | 41 | 2 | -4 | 7 | 97 | 70 | 76 | -1 | -1 | 7 | 299 | 293 | 20 | -4 | 2 | 7 | 322 | 317 | 30 | -3 | 5 | 7 | 389 | 398 | 44 |
| 5 | -7 | 7 | 267 | 282 | 38 | 3 | -4 | 7 | 210 | 172 | 35 | 0.0E+01 | -1 | 7 | 157 | 31 | 72 | -3 | 2 | 7 | 446 | 455 | 19 | -2 | 5 | 7 | 804 | 791 | 24 |
| -8 | -6 | 7 | 604 | 584 | 28 | 4 | -4 | 7 | 1097 | 1147 | 58 | 1 | -1 | 7 | 1060 | 1050 | 40 | -2 | 2 | 7 | 1042 | 1043 | 25 | -1 | 5 | 7 | 150 | 114 | 45 |
| -7 | -6 | 7 | 474 | 477 | 40 | 5 | -4 | 7 | 155 | 141 | 44 | 2 | -1 | 7 | 410 | 420 | 27 | -1 | 2 | 7 | 327 | 323 | 21 | 0.0E+01 | 5 | 7 | 497 | 486 | 36 |
| -6 | -6 | 7 | 899 | 931 | 24 | 6 | -4 | 7 | 157 | 168 | 49 | 3 | -1 | 7 | 129 | 156 | 48 | 0.0E+01 | 2 | 7 | 200 | 191 | 23 | 1 | 5 | 7 | 543 | 513 | 31 |
| -5 | -6 | 7 | 247 | 246 | 32 | -8 | -3 | 7 | 254 | 250 | 32 | 4 | -1 | 7 | 1271 | 1315 | 31 | 1 | 2 | 7 | 71 | 35 | 70 | 2 | 5 | 7 | 540 | 515 | 25 |
| -4 | -6 | 7 | 671 | 652 | 23 | -7 | -3 | 7 | 330 | 328 | 29 | 5 | -1 | 7 | 251 | 237 | 35 | 2 | 2 | 7 | 741 | 743 | 22 | 3 | 5 | 7 | 356 | 334 | 31 |
| -3 | -6 | 7 | 517 | 519 | 20 | -6 | -3 | 7 | 1312 | 1390 | 81 | 6 | -1 | 7 | 290 | 273 | 36 | 3 | 2 | 7 | 87 | 67 | 87 | 4 | 5 | 7 | 200 | 116 | 64 |
| -2 | -6 | 7 | 283 | 260 | 24 | -5 | -3 | 7 | 272 | 269 | 25 | 7 | -1 | 7 | 447 | 468 | 45 | 4 | 2 | 7 | 632 | 648 | 26 | 5 | 5 | 7 | 711 | 775 | 41 |
| _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Deposited Table: Observed and calculated structure factors for parsonsite |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Page | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| h | k | l | 10Fo | 10Fc | 10s | h | k | l | 10Fo | 10Fc | 10s | h | k | l | 10Fo | 10Fc | 10s | h | k | l | 10Fo | 10Fc | 10s | h | k | l | 10Fo | 10Fc | 10s |
| -6 | 6 | 7 | 235 | 250 | 42 | 2 | -11 | 8 | 229 | 214 | 65 | 5 | -7 | 8 | 286 | 299 | 68 | -6 | -3 | 8 | 187 | 194 | 32 | -3 | 0.0E+01 | 8 | 135 | 150 | 33 |
| -5 | 6 | 7 | 552 | 591 | 40 | -5 | -10 | 8 | 182 | 169 | 65 | -7 | -6 | 8 | 239 | 243 | 38 | -5 | -3 | 8 | 269 | 270 | 27 | -2 | 0.0E+01 | 8 | 991 | 1003 | 17 |
| -4 | 6 | 7 | 190 | 221 | 46 | -4 | -10 | 8 | 249 | 227 | 48 | -6 | -6 | 8 | 880 | 897 | 50 | -4 | -3 | 8 | 100 | 64 | 48 | -1 | 0.0E+01 | 8 | 74 | 39 | 74 |
| -3 | 6 | 7 | 123 | 93 | 62 | -3 | -10 | 8 | 136 | 119 | 80 | -5 | -6 | 8 | 72 | 40 | 71 | -3 | -3 | 8 | 959 | 948 | 18 | 0.0E+01 | 0.0E+01 | 8 | 970 | 957 | 23 |
| -2 | 6 | 7 | 1344 | 1327 | 73 | -2 | -10 | 8 | 625 | 673 | 33 | -4 | -6 | 8 | 239 | 245 | 33 | -2 | -3 | 8 | 411 | 408 | 21 | 1 | 0.0E+01 | 8 | 792 | 806 | 23 |
| -1 | 6 | 7 | 151 | 129 | 50 | -1 | -10 | 8 | 397 | 395 | 38 | -3 | -6 | 8 | 1384 | 1371 | 19 | -1 | -3 | 8 | 159 | 140 | 28 | 2 | 0.0E+01 | 8 | 705 | 723 | 38 |
| 0.0E+01 | 6 | 7 | 311 | 299 | 34 | 1 | -10 | 8 | 942 | 860 | 41 | -2 | -6 | 8 | 70 | 29 | 69 | 0.0E+01 | -3 | 8 | 1562 | 1535 | 24 | 3 | 0.0E+01 | 8 | 694 | 722 | 54 |
| 1 | 6 | 7 | 966 | 895 | 34 | 2 | -10 | 8 | 148 | 84 | 113 | -1 | -6 | 8 | 157 | 124 | 31 | 1 | -3 | 8 | 352 | 351 | 31 | 4 | 0.0E+01 | 8 | 289 | 289 | 51 |
| 2 | 6 | 7 | 605 | 606 | 39 | 3 | -10 | 8 | 395 | 356 | 39 | 0.0E+01 | -6 | 8 | 1235 | 1176 | 33 | 2 | -3 | 8 | 467 | 446 | 29 | 5 | 0.0E+01 | 8 | 438 | 447 | 33 |
| 3 | 6 | 7 | 365 | 377 | 47 | -6 | -9 | 8 | 928 | 950 | 35 | 1 | -6 | 8 | 313 | 276 | 34 | 3 | -3 | 8 | 473 | 503 | 30 | -7 | 1 | 8 | 562 | 518 | 34 |
| 4 | 6 | 7 | 275 | 284 | 58 | -5 | -9 | 8 | 257 | 237 | 49 | 2 | -6 | 8 | 160 | 128 | 48 | 4 | -3 | 8 | 79 | 29 | 79 | -6 | 1 | 8 | 751 | 753 | 26 |
| 5 | 6 | 7 | 471 | 459 | 51 | -4 | -9 | 8 | 565 | 552 | 34 | 3 | -6 | 8 | 127 | 106 | 53 | 5 | -3 | 8 | 218 | 191 | 43 | -5 | 1 | 8 | 314 | 311 | 32 |
| -5 | 7 | 7 | 315 | 322 | 50 | -3 | -9 | 8 | 915 | 926 | 63 | 4 | -6 | 8 | 112 | 54 | 75 | -7 | -2 | 8 | 1015 | 964 | 32 | -4 | 1 | 8 | 921 | 919 | 24 |
| -4 | 7 | 7 | 436 | 407 | 45 | -2 | -9 | 8 | 51 | 36 | 51 | 5 | -6 | 8 | 77 | 20 | 76 | -6 | -2 | 8 | 130 | 128 | 42 | -3 | 1 | 8 | 256 | 243 | 25 |
| -3 | 7 | 7 | 66 | 46 | 65 | -1 | -9 | 8 | 396 | 349 | 29 | -8 | -5 | 8 | 175 | 182 | 95 | -5 | -2 | 8 | 455 | 446 | 23 | -2 | 1 | 8 | 578 | 569 | 18 |
| -2 | 7 | 7 | 351 | 366 | 36 | 0.0E+01 | -9 | 8 | 307 | 272 | 39 | -7 | -5 | 8 | 678 | 694 | 25 | -4 | -2 | 8 | 843 | 827 | 19 | -1 | 1 | 8 | 356 | 361 | 22 |
| -1 | 7 | 7 | 329 | 304 | 36 | 1 | -9 | 8 | 474 | 402 | 35 | -6 | -5 | 8 | 191 | 194 | 40 | -3 | -2 | 8 | 254 | 258 | 24 | 0.0E+01 | 1 | 8 | 489 | 480 | 31 |
| 0.0E+01 | 7 | 7 | 703 | 686 | 29 | 2 | -9 | 8 | 209 | 189 | 70 | -5 | -5 | 8 | 157 | 152 | 41 | -2 | -2 | 8 | 206 | 195 | 26 | 1 | 1 | 8 | 375 | 370 | 29 |
| 1 | 7 | 7 | 220 | 175 | 61 | 3 | -9 | 8 | 505 | 466 | 52 | -4 | -5 | 8 | 147 | 144 | 36 | -1 | -2 | 8 | 212 | 185 | 25 | 2 | 1 | 8 | 180 | 173 | 39 |
| 4 | 7 | 7 | 369 | 393 | 54 | -7 | -8 | 8 | 67 | 124 | 67 | -3 | -5 | 8 | 144 | 132 | 36 | 0.0E+01 | -2 | 8 | 563 | 589 | 24 | 3 | 1 | 8 | 889 | 913 | 32 |
| -4 | 8 | 7 | 1121 | 1183 | 39 | -6 | -8 | 8 | 110 | 119 | 104 | -2 | -5 | 8 | 107 | 36 | 43 | 1 | -2 | 8 | 73 | 58 | 73 | 4 | 1 | 8 | 425 | 442 | 31 |
| -3 | 8 | 7 | 126 | 116 | 125 | -5 | -8 | 8 | 90 | 5 | 90 | -1 | -5 | 8 | 1149 | 1118 | 18 | 2 | -2 | 8 | 1001 | 993 | 24 | 5 | 1 | 8 | 327 | 339 | 37 |
| -2 | 8 | 7 | 26 | 35 | 25 | -4 | -8 | 8 | 860 | 869 | 38 | 0.0E+01 | -5 | 8 | 317 | 329 | 33 | 3 | -2 | 8 | 700 | 716 | 26 | -7 | 2 | 8 | 459 | 474 | 40 |
| -1 | 8 | 7 | 722 | 718 | 29 | -3 | -8 | 8 | 265 | 251 | 33 | 1 | -5 | 8 | 111 | 50 | 66 | 4 | -2 | 8 | 589 | 610 | 42 | -6 | 2 | 8 | 151 | 169 | 57 |
| 0.0E+01 | 8 | 7 | 380 | 366 | 36 | -2 | -8 | 8 | 261 | 226 | 32 | 2 | -5 | 8 | 1470 | 1486 | 26 | 5 | -2 | 8 | 617 | 632 | 29 | -5 | 2 | 8 | 134 | 136 | 46 |
| -3 | 9 | 7 | 67 | 38 | 67 | -1 | -8 | 8 | 1202 | 1170 | 53 | 3 | -5 | 8 | 384 | 346 | 33 | -7 | -1 | 8 | 488 | 504 | 37 | -4 | 2 | 8 | 994 | 1003 | 43 |
| -2 | 9 | 7 | 801 | 791 | 49 | 0.0E+01 | -8 | 8 | 149 | 94 | 54 | 4 | -5 | 8 | 266 | 300 | 35 | -6 | -1 | 8 | 148 | 166 | 114 | -3 | 2 | 8 | 92 | 92 | 92 |
| -1 | 9 | 7 | 0.0E+01 | 30 | 1 | 1 | -8 | 8 | 362 | 297 | 37 | 5 | -5 | 8 | 453 | 514 | 35 | -5 | -1 | 8 | 881 | 887 | 19 | -2 | 2 | 8 | 712 | 708 | 18 |
| 0.0E+01 | 10 | 7 | 42 | 16 | 42 | 2 | -8 | 8 | 1062 | 997 | 35 | -8 | -4 | 8 | 684 | 794 | 40 | -4 | -1 | 8 | 755 | 734 | 19 | -1 | 2 | 8 | 894 | 911 | 18 |
| -2 | -13 | 8 | 499 | 533 | 31 | 3 | -8 | 8 | 375 | 322 | 36 | -7 | -4 | 8 | 122 | 122 | 55 | -3 | -1 | 8 | 273 | 254 | 32 | 0.0E+01 | 2 | 8 | 752 | 756 | 23 |
| -1 | -13 | 8 | 263 | 246 | 60 | 4 | -8 | 8 | 196 | 161 | 89 | -6 | -4 | 8 | 175 | 154 | 40 | -2 | -1 | 8 | 1424 | 1392 | 19 | 1 | 2 | 8 | 479 | 508 | 27 |
| -4 | -12 | 8 | 620 | 661 | 42 | -7 | -7 | 8 | 173 | 161 | 47 | -5 | -4 | 8 | 1170 | 1182 | 65 | -1 | -1 | 8 | 364 | 331 | 21 | 2 | 2 | 8 | 225 | 207 | 36 |
| -3 | -12 | 8 | 143 | 127 | 60 | -6 | -7 | 8 | 283 | 286 | 43 | -4 | -4 | 8 | 129 | 110 | 38 | 0.0E+01 | -1 | 8 | 509 | 502 | 26 | 3 | 2 | 8 | 602 | 592 | 26 |
| -2 | -12 | 8 | 246 | 209 | 37 | -5 | -7 | 8 | 849 | 846 | 25 | -3 | -4 | 8 | 191 | 138 | 28 | 1 | -1 | 8 | 629 | 634 | 24 | 4 | 2 | 8 | 260 | 276 | 37 |
| -1 | -12 | 8 | 369 | 350 | 50 | -4 | -7 | 8 | 82 | 36 | 82 | -2 | -4 | 8 | 1058 | 1043 | 18 | 2 | -1 | 8 | 186 | 166 | 39 | 5 | 2 | 8 | 509 | 500 | 41 |
| 0.0E+01 | -12 | 8 | 363 | 377 | 49 | -3 | -7 | 8 | 128 | 101 | 52 | -1 | -4 | 8 | 117 | 32 | 36 | 3 | -1 | 8 | 256 | 267 | 35 | -6 | 3 | 8 | 457 | 500 | 40 |
| -5 | -11 | 8 | 228 | 239 | 43 | -2 | -7 | 8 | 101 | 36 | 50 | 0.0E+01 | -4 | 8 | 234 | 197 | 35 | 4 | -1 | 8 | 194 | 164 | 44 | -5 | 3 | 8 | 113 | 49 | 65 |
| -4 | -11 | 8 | 791 | 830 | 32 | -1 | -7 | 8 | 264 | 213 | 26 | 1 | -4 | 8 | 191 | 178 | 39 | 5 | -1 | 8 | 566 | 535 | 36 | -4 | 3 | 8 | 405 | 383 | 31 |
| -3 | -11 | 8 | 358 | 325 | 35 | 0.0E+01 | -7 | 8 | 122 | 49 | 66 | 2 | -4 | 8 | 287 | 289 | 34 | -8 | 0.0E+01 | 8 | 133 | 104 | 132 | -3 | 3 | 8 | 299 | 310 | 33 |
| -2 | -11 | 8 | 617 | 609 | 67 | 1 | -7 | 8 | 945 | 912 | 27 | 3 | -4 | 8 | 75 | 80 | 74 | -7 | 0.0E+01 | 8 | 344 | 332 | 42 | -2 | 3 | 8 | 717 | 745 | 24 |
| -1 | -11 | 8 | 641 | 557 | 41 | 2 | -7 | 8 | 101 | 92 | 101 | 4 | -4 | 8 | 847 | 869 | 49 | -6 | 0.0E+01 | 8 | 475 | 512 | 36 | -1 | 3 | 8 | 294 | 289 | 24 |
| 0.0E+01 | -11 | 8 | 137 | 37 | 78 | 3 | -7 | 8 | 89 | 116 | 88 | 5 | -4 | 8 | 378 | 376 | 36 | -5 | 0.0E+01 | 8 | 444 | 412 | 29 | 0.0E+01 | 3 | 8 | 42 | 37 | 42 |
| 1 | -11 | 8 | 593 | 554 | 44 | 4 | -7 | 8 | 1105 | 1131 | 56 | -7 | -3 | 8 | 309 | 290 | 31 | -4 | 0.0E+01 | 8 | 288 | 275 | 24 | 1 | 3 | 8 | 1139 | 1146 | 23 |
| _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Deposited Table: Observed and calculated structure factors for parsonsite |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Page | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| h | k | l | 10Fo | 10Fc | 10s | h | k | l | 10Fo | 10Fc | 10s | h | k | l | 10Fo | 10Fc | 10s | h | k | l | 10Fo | 10Fc | 10s | h | k | l | 10Fo | 10Fc | 10s |
| 2 | 3 | 8 | 605 | 609 | 26 | -3 | -9 | 9 | 787 | 791 | 26 | 3 | -5 | 9 | 346 | 321 | 38 | -5 | 0.0E+01 | 9 | 752 | 746 | 26 | -2 | 5 | 9 | 95 | 54 | 94 |
| 3 | 3 | 8 | 133 | 156 | 56 | -2 | -9 | 9 | 207 | 176 | 41 | -7 | -4 | 9 | 126 | 150 | 125 | -4 | 0.0E+01 | 9 | 557 | 568 | 27 | -1 | 5 | 9 | 351 | 303 | 59 |
| 4 | 3 | 8 | 618 | 633 | 32 | -1 | -9 | 9 | 118 | 39 | 117 | -6 | -4 | 9 | 197 | 192 | 42 | -3 | 0.0E+01 | 9 | 350 | 351 | 24 | 0.0E+01 | 5 | 9 | 120 | 29 | 120 |
| -6 | 4 | 8 | 977 | 1002 | 34 | 0.0E+01 | -9 | 9 | 1240 | 1167 | 29 | -5 | -4 | 9 | 248 | 249 | 30 | -2 | 0.0E+01 | 9 | 58 | 17 | 58 | 1 | 5 | 9 | 277 | 307 | 64 |
| -5 | 4 | 8 | 85 | 107 | 85 | 1 | -9 | 9 | 354 | 333 | 40 | -4 | -4 | 9 | 690 | 668 | 21 | -1 | 0.0E+01 | 9 | 542 | 527 | 26 | -3 | -8 | 10 | 364 | 351 | 46 |
| -4 | 4 | 8 | 368 | 334 | 33 | 2 | -9 | 9 | 125 | 104 | 125 | -3 | -4 | 9 | 94 | 34 | 65 | 0.0E+01 | 0.0E+01 | 9 | 352 | 349 | 32 | -3 | -7 | 10 | 129 | 117 | 129 |
| -3 | 4 | 8 | 828 | 844 | 33 | -5 | -8 | 9 | 24 | 33 | 24 | -2 | -4 | 9 | 1000 | 957 | 22 | 1 | 0.0E+01 | 9 | 671 | 690 | 26 | -2 | -7 | 10 | 147 | 160 | 80 |
| -2 | 4 | 8 | 640 | 666 | 25 | -4 | -8 | 9 | 789 | 752 | 27 | -1 | -4 | 9 | 769 | 759 | 26 | 2 | 0.0E+01 | 9 | 117 | 111 | 70 | -1 | -7 | 10 | 413 | 384 | 38 |
| -1 | 4 | 8 | 309 | 292 | 32 | -3 | -8 | 9 | 266 | 231 | 36 | 0.0E+01 | -4 | 9 | 697 | 657 | 26 | 3 | 0.0E+01 | 9 | 50 | 25 | 50 | 0.0E+01 | -7 | 10 | 261 | 289 | 69 |
| 0.0E+01 | 4 | 8 | 156 | 108 | 76 | -2 | -8 | 9 | 61 | 55 | 60 | 1 | -4 | 9 | 750 | 707 | 26 | -6 | 1 | 9 | 596 | 635 | 54 | -4 | -6 | 10 | 531 | 503 | 38 |
| 1 | 4 | 8 | 498 | 529 | 28 | -1 | -8 | 9 | 299 | 239 | 38 | 2 | -4 | 9 | 314 | 293 | 35 | -5 | 1 | 9 | 112 | 107 | 74 | -3 | -6 | 10 | 592 | 540 | 27 |
| 2 | 4 | 8 | 257 | 249 | 35 | 0.0E+01 | -8 | 9 | 148 | 149 | 55 | 3 | -4 | 9 | 411 | 411 | 35 | -4 | 1 | 9 | 91 | 55 | 91 | -2 | -6 | 10 | 219 | 185 | 46 |
| 3 | 4 | 8 | 707 | 729 | 25 | 1 | -8 | 9 | 103 | 40 | 103 | -6 | -3 | 9 | 878 | 887 | 29 | -3 | 1 | 9 | 1060 | 1043 | 24 | -1 | -6 | 10 | 478 | 422 | 35 |
| 4 | 4 | 8 | 164 | 146 | 56 | 2 | -8 | 9 | 841 | 801 | 30 | -5 | -3 | 9 | 287 | 274 | 27 | -2 | 1 | 9 | 587 | 591 | 20 | 0.0E+01 | -6 | 10 | 304 | 299 | 41 |
| -5 | 5 | 8 | 212 | 244 | 52 | -6 | -7 | 9 | 130 | 132 | 130 | -4 | -3 | 9 | 458 | 449 | 24 | -1 | 1 | 9 | 114 | 80 | 69 | -4 | -5 | 10 | 193 | 174 | 43 |
| -4 | 5 | 8 | 722 | 734 | 27 | -5 | -7 | 9 | 857 | 834 | 26 | -3 | -3 | 9 | 370 | 365 | 24 | 0.0E+01 | 1 | 9 | 652 | 686 | 25 | -3 | -5 | 10 | 672 | 658 | 22 |
| -3 | 5 | 8 | 157 | 126 | 52 | -4 | -7 | 9 | 293 | 302 | 35 | -2 | -3 | 9 | 418 | 396 | 23 | 1 | 1 | 9 | 560 | 561 | 28 | -2 | -5 | 10 | 391 | 404 | 36 |
| -2 | 5 | 8 | 114 | 137 | 79 | -3 | -7 | 9 | 87 | 56 | 87 | -1 | -3 | 9 | 262 | 247 | 35 | 2 | 1 | 9 | 251 | 249 | 37 | -1 | -5 | 10 | 518 | 475 | 33 |
| -1 | 5 | 8 | 1253 | 1249 | 68 | -2 | -7 | 9 | 1308 | 1239 | 21 | 0.0E+01 | -3 | 9 | 261 | 216 | 35 | 3 | 1 | 9 | 83 | 96 | 83 | 0.0E+01 | -5 | 10 | 661 | 635 | 30 |
| 0.0E+01 | 5 | 8 | 654 | 590 | 39 | -1 | -7 | 9 | 374 | 330 | 35 | 1 | -3 | 9 | 747 | 736 | 26 | -5 | 2 | 9 | 89 | 124 | 89 | 1 | -5 | 10 | 607 | 564 | 45 |
| 1 | 5 | 8 | 182 | 146 | 71 | 0.0E+01 | -7 | 9 | 336 | 282 | 37 | 2 | -3 | 9 | 497 | 481 | 31 | -4 | 2 | 9 | 57 | 91 | 57 | -5 | -4 | 10 | 315 | 323 | 55 |
| 2 | 5 | 8 | 714 | 702 | 25 | 1 | -7 | 9 | 480 | 427 | 34 | 3 | -3 | 9 | 471 | 473 | 32 | -3 | 2 | 9 | 305 | 295 | 32 | -4 | -4 | 10 | 90 | 26 | 89 |
| 3 | 5 | 8 | 545 | 536 | 30 | 2 | -7 | 9 | 166 | 80 | 53 | -6 | -2 | 9 | 692 | 818 | 48 | -2 | 2 | 9 | 335 | 303 | 48 | -3 | -4 | 10 | 360 | 330 | 27 |
| 4 | 5 | 8 | 93 | 60 | 93 | 3 | -7 | 9 | 155 | 130 | 71 | -5 | -2 | 9 | 105 | 66 | 49 | -1 | 2 | 9 | 864 | 867 | 31 | -2 | -4 | 10 | 324 | 309 | 38 |
| -4 | 6 | 8 | 298 | 286 | 39 | -6 | -6 | 9 | 660 | 657 | 47 | -4 | -2 | 9 | 879 | 852 | 20 | 0.0E+01 | 2 | 9 | 286 | 274 | 34 | -1 | -4 | 10 | 552 | 519 | 32 |
| -3 | 6 | 8 | 113 | 89 | 87 | -5 | -6 | 9 | 77 | 75 | 76 | -3 | -2 | 9 | 817 | 815 | 26 | 1 | 2 | 9 | 234 | 248 | 38 | 0.0E+01 | -4 | 10 | 123 | 110 | 82 |
| -2 | 6 | 8 | 110 | 79 | 91 | -4 | -6 | 9 | 230 | 216 | 36 | -2 | -2 | 9 | 662 | 650 | 19 | 2 | 2 | 9 | 856 | 864 | 26 | 1 | -4 | 10 | 200 | 158 | 49 |
| -1 | 6 | 8 | 327 | 293 | 36 | -3 | -6 | 9 | 312 | 282 | 26 | -1 | -2 | 9 | 648 | 622 | 25 | 3 | 2 | 9 | 496 | 493 | 31 | -5 | -3 | 10 | 740 | 754 | 61 |
| 0.0E+01 | 6 | 8 | 256 | 224 | 62 | -2 | -6 | 9 | 401 | 374 | 25 | 0.0E+01 | -2 | 9 | 269 | 277 | 34 | -4 | 3 | 9 | 518 | 507 | 34 | -4 | -3 | 10 | 472 | 455 | 34 |
| 1 | 6 | 8 | 911 | 888 | 38 | -1 | -6 | 9 | 35 | 79 | 34 | 1 | -2 | 9 | 447 | 447 | 31 | -3 | 3 | 9 | 135 | 121 | 50 | -3 | -3 | 10 | 284 | 233 | 28 |
| 2 | 6 | 8 | 344 | 330 | 52 | 0.0E+01 | -6 | 9 | 982 | 947 | 27 | 2 | -2 | 9 | 397 | 409 | 33 | -2 | 3 | 9 | 602 | 640 | 27 | -2 | -3 | 10 | 610 | 596 | 40 |
| -3 | 7 | 8 | 1040 | 1025 | 29 | 1 | -6 | 9 | 407 | 407 | 34 | 3 | -2 | 9 | 375 | 354 | 35 | -1 | 3 | 9 | 443 | 413 | 50 | -1 | -3 | 10 | 627 | 592 | 29 |
| -2 | 7 | 8 | 430 | 447 | 43 | 2 | -6 | 9 | 485 | 462 | 33 | -6 | -1 | 9 | 356 | 339 | 34 | 0.0E+01 | 3 | 9 | 242 | 220 | 63 | 0.0E+01 | -3 | 10 | 326 | 312 | 37 |
| -1 | 7 | 8 | 175 | 194 | 59 | 3 | -6 | 9 | 676 | 667 | 31 | -5 | -1 | 9 | 154 | 174 | 43 | 1 | 3 | 9 | 145 | 141 | 55 | 1 | -3 | 10 | 0.0E+01 | 65 | 1 |
| 0.0E+01 | 7 | 8 | 637 | 652 | 45 | -6 | -5 | 9 | 408 | 397 | 32 | -4 | -1 | 9 | 676 | 670 | 20 | 2 | 3 | 9 | 166 | 144 | 53 | -4 | -2 | 10 | 286 | 282 | 28 |
| 1 | 7 | 8 | 383 | 394 | 53 | -5 | -5 | 9 | 191 | 134 | 40 | -3 | -1 | 9 | 195 | 154 | 28 | -4 | 4 | 9 | 173 | 210 | 62 | -3 | -2 | 10 | 583 | 568 | 22 |
| -1 | 8 | 8 | 834 | 825 | 34 | -4 | -5 | 9 | 1285 | 1264 | 20 | -2 | -1 | 9 | 208 | 209 | 27 | -3 | 4 | 9 | 902 | 903 | 54 | -2 | -2 | 10 | 239 | 232 | 39 |
| 0.0E+01 | 8 | 8 | 390 | 353 | 59 | -3 | -5 | 9 | 422 | 387 | 24 | -1 | -1 | 9 | 1025 | 1049 | 24 | -2 | 4 | 9 | 422 | 405 | 43 | -1 | -2 | 10 | 75 | 69 | 74 |
| -3 | -11 | 9 | 384 | 384 | 47 | -2 | -5 | 9 | 515 | 481 | 22 | 0.0E+01 | -1 | 9 | 657 | 642 | 25 | -1 | 4 | 9 | 442 | 394 | 52 | 0.0E+01 | -2 | 10 | 788 | 774 | 27 |
| -4 | -10 | 9 | 83 | 56 | 83 | -1 | -5 | 9 | 519 | 473 | 31 | 1 | -1 | 9 | 406 | 392 | 31 | 0.0E+01 | 4 | 9 | 860 | 806 | 39 | 1 | -2 | 10 | 532 | 527 | 31 |
| -3 | -10 | 9 | 127 | 108 | 127 | 0.0E+01 | -5 | 9 | 176 | 133 | 45 | 2 | -1 | 9 | 631 | 654 | 27 | 1 | 4 | 9 | 465 | 403 | 48 | -4 | -1 | 10 | 524 | 526 | 30 |
| -2 | -10 | 9 | 817 | 846 | 33 | 1 | -5 | 9 | 206 | 200 | 39 | 3 | -1 | 9 | 605 | 625 | 29 | 2 | 4 | 9 | 248 | 241 | 41 | -3 | -1 | 10 | 509 | 503 | 23 |
| -4 | -9 | 9 | 141 | 115 | 66 | 2 | -5 | 9 | 100 | 79 | 85 | -6 | 0.0E+01 | 9 | 461 | 481 | 32 | -3 | 5 | 9 | 254 | 265 | 54 | -2 | -1 | 10 | 273 | 265 | 38 |
| _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Deposited Table: Observed and calculated structure factors for parsonsite |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Page | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| h | k | l | 10Fo | 10Fc | 10s | h | k | l | 10Fo | 10Fc | 10s | h | k | l | 10Fo | 10Fc | 10s | h | k | l | 10Fo | 10Fc | 10s | h | k | l | 10Fo | 10Fc | 10s |
| -1 | -1 | 10 | 209 | 191 | 42 | -4 | 0.0E+01 | 10 | 257 | 241 | 48 | -1 | 0.0E+01 | 10 | 563 | 542 | 30 | -3 | 1 | 10 | 146 | 173 | 76 |  |  |  |  |  |  |
| 0.0E+01 | -1 | 10 | 275 | 246 | 38 | -3 | 0.0E+01 | 10 | 230 | 230 | 38 | 0.0E+01 | 0.0E+01 | 10 | 217 | 189 | 44 | -1 | 1 | 10 | 254 | 276 | 53 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | -1 | 10 | 210 | 206 | 44 | -2 | 0.0E+01 | 10 | 914 | 890 | 26 | 1 | 0.0E+01 | 10 | 276 | 305 | 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |