Table 3. Fractional atomic coordinates, equivalent isotopic atomic displacement parameters for the synthetic clinopyroxenes of the hedenbergite CaFe2+Si2O6–aegirine NaFe3+Si2O6 solid solution series

|  | x | y | z | U(eq) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hd21, 298 K |  |  |  |  |
| M(2) | 0 | 0.3003(1) | ¼ | 0.0072(1) |
| Fe | 0 | 0.9075(1) | ¼ | 0.0046(1) |
| Si | 0.2878(1) | 0.0924(1) | 0.2325(1) | 0.0036(1) |
| O(1) | 0.1196(1) | 0.0901(1) | 0.1523(3) | 0.0055(3) |
| O(2) | 0.3628(1) | 0.2464(1) | 0.3232(3) | 0.0075(3) |
| O(3) | 0.3501(1) | 0.0197(1) | 0.9926(2) | 0.0061(3) |
| Hd21, 200 K |  |  |  |  |
| M(2) | 0 | 0.3008(1) | ¼ | 0.0054(1) |
| Fe | 0 | 0.9079(1) | ¼ | 0.0035(1) |
| Si | 0.2878(1) | 0.0927(1) | 0.2322(1) | 0.0028(1) |
| O(1) | 0.1194(1) | 0.0907(1) | 0.1528(2) | 0.0051(2) |
| O(2) | 0.3629(1) | 0.2465(1) | 0.3237(2) | 0.0062(2) |
| O(3) | 0.3503(1) | 0.0202(1) | –0.0078(1) | 0.0051(2) |
| Hd21, 100 K |  |  |  |  |
| M(2) | 0 | 0.3012(1) | ¼ | 0.0036(1) |
| Fe | 0 | 0.9082(1) | ¼ | 0.0025(1) |
| Si | 0.2879(1) | 0.0928(1) | 0.2321(1) | 0.0022(1) |
| O(1) | 0.1195(1) | 0.0909(1) | 0.1523(2) | 0.0038(1) |
| O(2) | 0.3631(1) | 0.2467(1) | 0.3241(1) | 0.0047(1) |
| O(3) | 0.3504(1) | 0.0206(1) | 0.9912(1) | 0.0037(1) |
| Ae051, 298 K |  |  |  |  |
| M(2) | 0 | 0.3003(1) | ¼ | 0.0100(2) |
| Fe | 0 | 0.9069(1) | ¼ | 0.0067(1) |
| Si | 0.2879(1) | 0.0923(1) | 0.2326(1) | 0.0044(1) |
| O(1) | 0.1189(1) | 0.0893(1) | 0.1502(3) | 0.0077(3) |
| O(2) | 0.3624(1) | 0.2473(1) | 0.3226(3) | 0.0098(3) |
| O(3) | 0.3502(1) | 0.0190(1) | 0.9946(3) | 0.0082(3) |
| Hd10m, 298K |  |  |  |  |
| M(2) | 0 | 0.3006(1) | ¼ | 0.0086(3) |
| Fe | 0 | 0.9064(1) | ¼ | 0.0054(1) |
| Si | 0.2878(1) | 0.0922(1) | 0.2328(1) | 0.0040(1) |
| O(1) | 0.1189(2) | 0.0888(2) | 0.1503(3) | 0.0076(3) |
| O(2) | 0.3619(2) | 0.2476(2) | 0.3214(3) | 0.0088(4) |
| O(3) | 0.3505(2) | 0.0183(2) | 0.9954(3) | 0.0075(3) |
| Ae151, 298 K |  |  |  |  |
| M(2) | 0 | 0.3016(1) | ¼ | 0.0101(3) |
| Fe | 0 | 0.9055(1) | ¼ | 0.0067(1) |
| Si | 0.2880(1) | 0.0923(1) | 0.2323(1) | 0.0039(2) |
| O(1) | 0.1179(2) | 0.0873(2) | 0.1477(3) | 0.0089(1) |
| O(2) | 0.3614(2) | 0.2493(2) | 0.3201(3) | 0.0107(4) |
| Table 3 (Cont’d |  |  |  |  |
| O(3) | 0.3506(2) | 0.0172(2) | 0.9963(3) | 0.0093(4) |
| Ae201, 298 K |  |  |  |  |
| M(2) | 0 | 0.3011(1) | ¼ | 0.0114(3) |
| Fe | 0 | 0.9049(1) | ¼ | 0.0073(1) |
| Si | 0.2881(1) | 0.0920(1) | 0.2327(1) | 0.0049(2) |
| O(1) | 0.1172(2) | 0.0865(2) | 0.1476(3) | 0.0105(3) |
| O(2) | 0.3612(2) | 0.2498(2) | 0.3184(3) | 0.0117(4) |
| O(3) | 0.3508(1) | 0.0167(2) | 0.9987(3) | 0.0099(3) |
| Ae251, 298 K |  |  |  |  |
| M(2) | 0 | 0.3013(1) | ¼ | 0.0093(2) |
| Fe | 0 | 0.9049(1) | ¼ | 0.0054(1) |
| Si | 0.2881(1) | 0.0918(1) | 0.2328(1) | 0.0031(1) |
| O(1) | 0.1174(1) | 0.0865(2) | 0.1476(3) | 0.0078(3) |
| O(2) | 0.3608(1) | 0.2496(2) | 0.3177(3) | 0.0090(3) |
| O(3) | 0.3505(1) | 0.0165(1) | 0.9987(3) | 0.0078(3) |
| Ae401, 298 K |  |  |  |  |
| M(2) | 0 | 0.3007(1) | ¼ | 0.0103(3) |
| Fe | 0 | 0.9037(1) | ¼ | 0.0056(1) |
| Si | 0.2885(1) | 0.0914(1) | 0.2335(1) | 0.0035(1) |
| O(1) | 0.1166(2) | 0.0845(2) | 0.1459(3) | 0.0081(3) |
| O(2) | 0.3603(2) | 0.2507(2) | 0.3151(3) | 0.0094(3) |
| O(3) | 0.3510(2) | 0.0153(2) | 1.0012(3) | 0.0074(3) |
| Ae451, 298 K |  |  |  |  |
| M(2) | 0 | 0.3013(2) | ¼ | 0.0106(7) |
| Fe | 0 | 0.9028(2) | ¼ | 0.0064(3) |
| Si | 0.2887(1) | 0.0915(2) | 0.2335(2) | 0.0040(3) |
| O(1) | 0.1162(3) | 0.0832(5) | 0.1437(5) | 0.0103(7) |
| O(2) | 0.3594(3) | 0.2513(4) | 0.3112(6) | 0.0102(7) |
| O(3) | 0.3508(3) | 0.0133(3) | 1.0031(7) | 0.0081(6) |
| Ae503, 298 K |  |  |  |  |
| M(2) | 0 | 0.3007(1) | ¼ | 0.0121(4) |
| Fe | 0 | 0.9025(1) | ¼ | 0.0061(2) |
| Si | 0.2887(1) | 0.0910(1) | 0.2336(1) | 0.0043(2) |
| O(1) | 0.1163(2) | 0.0829(2) | 0.1444(4) | 0.0088(4) |
| O(2) | 0.3595(2) | 0.2518(2) | 0.3126(4) | 0.0096(4) |
| O(3) | 0.3511(2) | 0.0138(2) | 1.0036(4) | 0.0086(4) |
| Ae504, 298 K |  |  |  |  |
| M(2) | 0 | 0.3010(2) | ¼ | 0.0088(6) |
| Fe | 0 | 0.9024(1) | ¼ | 0.0039(2) |
| Si | 0.2888(1) | 0.0906(1) | 0.2337(2) | 0.0024(3) |
| O(1) | 0.1163(3) | 0.0832(4) | 0.1439(5) | 0.0069(6) |
| O(2) | 0.3595(3) | 0.2514(3) | 0.3133(5) | 0.0068(6) |
| O(3) | 0.3511(3) | 0.0137(3) | 0.0024(6) | 0.0059(6) |
| Ae504, 200K |  |  |  |  |
| Table 3 (Cont’d) |  |  |  |  |
| M(2) | 0 | 0.3011(1) | ¼ | 0.0074(2) |
| Fe | 0 | 0.9028(1) | ¼ | 0.0038(1) |
| Si | 0.2888(1) | 0.0911(1) | 0.2338(1) | 0.0024(1) |
| O(1) | 0.1158(1) | 0.0831(1) | 0.1441(2) | 0.0068(2) |
| O(2) | 0.3597(1) | 0.2522(1) | 0.3133(2) | 0.0072(2) |
| O(3) | 0.3511(1) | 0.0144(1) | 0.0033(2) | 0.0061(3) |
| Ae504, 90K |  |  |  |  |
| M(2) | 0 | 0.3013(1) | ¼ | 0.0055(3) |
| Fe | 0 | 0.9031(1) | ¼ | 0.0030(1) |
| Si | 0.2889(1) | 0.0912(1) | 0.2340(1) | 0.0020(1) |
| O(1) | 0.1158(2) | 0.0836(1) | 0.1445(3) | 0.0058(3) |
| O(2) | 0.3598(1) | 0.2525(1) | 0.3139(2) | 0.0057(3) |
| O(3) | 0.3512(1) | 0.0147(2) | 0.0026(2) | 0.0045(3) |
| Ae601, 298 K |  |  |  |  |
| M(2) | 0 | 0.3011(1) | ¼ | 0.0122(6) |
| Fe | 0 | 0.9016(1) | ¼ | 0.0064(1) |
| Si | 0.2892(1) | 0.0908(1) | 0.2335(1) | 0.0042(1) |
| O(1) | 0.1154(2) | 0.0815(2) | 0.1420(3) | 0.0087(3) |
| O(2) | 0.3592(2) | 0.2531(2) | 0.3093(3) | 0.0107(3) |
| O(3) | 0.3513(2) | 0.0126(2) | 1.0050(3) | 0.0089(3) |
| Ae701, 298 K |  |  |  |  |
| M(2) | 0 | 0.3009(3) | ¼ | 0.0108(9) |
| Fe | 0 | 0.9012(2) | ¼ | 0.0040(3) |
| Si | 0.2894(1) | 0.0904(2) | 0.2340(2) | 0.0029(3) |
| O(1) | 0.1152(3) | 0.0818(5) | 0.1413(5) | 0.0056(7) |
| O(2) | 0.3586(4) | 0.2532(4) | 0.3078(6) | 0.0076(7) |
| O(3) | 0.3514(4) | 0.0118(3) | 1.0074(7) | 0.0055(5) |
| Ae751, 298 |  |  |  |  |
| M(2) | 0 | 0.3005(1) | ¼ | 0.0104(5) |
| Fe | 0 | 0.9006(1) | ¼ | 0.0053(2) |
| Si | 0.2897(1) | 0.0905(1) | 0.2336(1) | 0.0018(2) |
| O(1) | 0.1147(2) | 0.0804(2) | 0.1400(4) | 0.0047(4) |
| O(2) | 0.3590(2) | 0.2544(2) | 0.3063(4) | 0.0072(4) |
| O(3) | 0.3514(2) | 0.0121(2) | 1.0074(4) | 0.0056(4) |
| Ae801, 298 K |  |  |  |  |
| M(2) | 0 | 0.3004(2) | ¼ | 0.0131(9) |
| Fe | 0 | 0.9003(1) | ¼ | 0.0055(3) |
| Si | 0.2899(1) | 0.0904(1) | 0.2343(2) | 0.0039(3) |
| O(1) | 0.1148(3) | 0.0797(4) | 0.1402(5) | 0.0058(6) |
| O(2) | 0.3587(3) | 0.2544(4) | 0.3050(5) | 0.0086(7) |
| O(3) | 0.3508(4) | 0.0105(3) | 1.0084(6) | 0.0072(6) |
| Ae851, 298 K |  |  |  |  |
| M(2) | 0 | 0.3001(1) | ¼ | 0.0127(5) |
| Fe | 0 | 0.8997(1) | ¼ | 0.0046(1) |
| Si | 0.2900(1) | 0.0899(1) | 0.2346(1) | 0.0036(1) |
| Table 3 (Cont’d) |  |  |  |  |
| O(1) | 0.1147(2) | 0.0794(2) | 0.1392(3) | 0.0059(3) |
| O(2) | 0.3587(2) | 0.2548(2) | 0.3038(3) | 0.0090(4) |
| O(3) | 0.3518(2) | 0.0099(2) | 1.0088(3) | 0.0071(3) |
| Ae901, 298 K |  |  |  |  |
| M(2) | 0 | 0.3003(2) | ¼ | 0.0117(5) |
| Fe | 0 | 0.8994(1) | ¼ | 0.0022(1) |
| Si | 0.2903(1) | 0.0895(1) | 0.2346(1) | 0.0013(2) |
| O(1) | 0.1147(2) | 0.0787(2) | 0.1387(4) | 0.0041(4) |
| O(2) | 0.3584(2) | 0.2555(2) | 0.3015(4) | 0.0053(4) |
| O(3) | 0.3519(2) | 0.0087(2) | 1.0095(4) | 0.0044(4) |
| Ae951, 298 K |  |  |  |  |
| M(2) | 0 | 0.2994(1) | ¼ | 0.0134(4) |
| Fe | 0 | 0.8992(1) | ¼ | 0.0034(1) |
| Si | 0.2905(1) | 0.0896(1) | 0.2352(1) | 0.0027(2) |
| O(1) | 0.1144(2) | 0.0786(2) | 0.1381(3) | 0.0044(3) |
| O(2) | 0.3586(2) | 0.2555(2) | 0.3019(4) | 0.0077(4) |
| O(3) | 0.3520(2) | 0.0088(2) | 1.0111(4) | 0.0056(3) |
| Nahp2a, 298 K |  |  |  |  |
| M(2) | 0 | 0.2989(2) | ¼ | 0.0106(3) |
| Fe | 0 | 0.8989(1) | ¼ | 0.0046(1) |
| Si | 0.2907(1) | 0.0893(1) | 0.2358(1) | 0.0028(2) |
| O(1) | 0.1144(2) | 0.0785(2) | 0.1379(3) | 0.0068(3) |
| O(2) | 0.3589(2) | 0.2558(2) | 0.3015(3) | 0.0095(4) |
| O(3) | 0.3519(2) | 0.0081(2) | 1.0129(3) | 0.0084(4) |