Revision 1

Table 6. Atomic coordinates and isotropic atomic displacement parameters, with

standard deviations in parentheses, for stornesite-(Y).

| site | x | y | z | Beq (Å2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 0.5329(2) | 0.1162(2) | 0.03848(5) | 0.79(3)* |
| P2 | 0.4460(2) | 0.2070(2) | 0.12282(5) | 0.92(3)* |
| P3 | 0.1971(2) | 0.1165(2) | 0.05547(5) | 0.92(3)* |
| P4 | 0.1230(2) | 0.2429(2) | 0.13363(5) | 0.87(3)* |
| P5 | 0.1898(2) | 0.4348(2) | 0.02793(4) | 0.69(3)* |
| P6 | 0.1276(2) | 0.5694(2) | 0.11069(5) | 0.81(3)* |
| Ca1 | 0.0263(2) | -0.2680(2) | 0.00022(5) | 1.32(4) |
| Y2 | 0 | 0 | 0 | 0.65(3) |
| Fe10 | 0 | 0 | 1/2 | 0.5(1)* |
| Mg1 | 0 | 0 | 0.1057(1) | 1.0(1)* |
| Mg2 | 2/3 | 1/3 | 0.0083(1) | 0.8(1)* |
| Mg3 | 1/3 | 2/3 | 0.0630(1) | 1.31(8)* |
| Mg4 | -0.5393(1) | -0.1101(1) | 0.03880(4) | 1.13(5)* |
| Mg5 | -0.6800(2) | -0.0027(2) | 0.08198(5) | 0.80(6)* |
| Mg6 | -0.1089(2) | 0.1116(2) | 0.13588(4) | 1.29(6)* |
| Mg7 | -0.2530(2) | 0.1758(2) | 0.05190(4) | 1.06(6)* |
| Mg8 | -0.3293(1) | -0.0677(1) | 0.08584(4) | 0.81(5)* |
| Mg9 | -0.4236(2) | 0.0810(2) | 0.12567(5) | 1.48(6)* |
| Na1 | -0.4108(3) | -0.0941(3) | 0.16822(8) | 2.41(8) |
| Ca2 | 2/3 | 1/3 | 0.08913(8) | 1.34(6) |
| X | 0 | 0 | 0.176(2) | 0.8 fixed |
| O1 | 0.5574(4) | 0.0350(4) | 0.0509(1) | 1.4(1) |
| O2 | 0.6390(4) | 0.2183(4) | 0.0393(1) | 1.10(9) |
| O3 | 0.4558(4) | 0.1289(4) | 0.0590(1) | 1.13(9) |
| O4 | 0.4902(4) | 0.0933(4) | 0.0051(1) | 1.2(1) |
| O5 | 0.5371(4) | 0.1890(4) | 0.1241(1) | 1.5(1) |
| O6 | 0.3432(4) | 0.1091(4) | 0.1146(1) | 0.91(9) |
| O7 | 0.4306(5) | 0.2511(5) | 0.1528(1) | 2.3(1) |
| O8 | 0.4721(4) | 0.2932(4) | 0.0980(1) | 1.5(1) |
| O9 | 0.2471(4) | 0.0502(4) | 0.0504(1) | 1.17(9) |
| O10 | 0.1351(5) | 0.0879(5) | 0.0856(2) | 2.3(1) |
| O11 | 0.1373(5) | 0.1158(5) | 0.0265(2) | 2.3(1) |
| O12 | 0.2867(4) | 0.2323(4) | 0.0593(1) | 1.1(1) |
| O13 | 0.2265(4) | 0.2435(4) | 0.1312(1) | 1.3(1) |
| O14 | 0.0346(4) | 0.1309(4) | 0.1347(1) | 1.12(9) |
| O15 | 0.1187(4) | 0.2991(4) | 0.1038(1) | 1.20(9) |
| O16 | 0.1252(4) | 0.3032(4) | 0.1627(1) | 1.2(1) |
| O17 | 0.2566(4) | 0.3992(4) | 0.0451(1) | 1.11(9) |
| O18 | 0.1619(4) | 0.3825(4) | -0.0043(1) | 0.99(9) |
| O19 | 0.0893(4) | 0.4095(4) | 0.0448(1) | 0.94(9) |
| O20 | 0.2531(4) | 0.5539(4) | 0.0254(1) | 1.1(1) |
| O21 | 0.0440(4) | 0.4540(4) | 0.1101(1) | 1.07(9) |
| O22 | 0.1909(4) | 0.6039(4) | 0.0801(1) | 0.91(9) |
| O23 | 0.1953(4) | 0.5938(4) | 0.1393(1) | 1.4(1) |
| O24 | 0.0631(4) | 0.6257(4) | 0.1128(1) | 1.1(1) |

Note: * Starred atoms were refined isotropically. Anisotropically  refined atoms are given in the form of the isotropic equivalent  thermal parameter defined as  Beq =( 8/3) π2 SUMi(SUMj( Uij ai* aj* ai.aj))