To be deposited

Table  5. Tetrahedral bond distances (Å) of the triclinic polymorph at different pressures. Standard deviations are in parenthesis.

| P (GPa) | 1.23(5) | 2.12(5) | 5.04(5) |
| --- | --- | --- | --- |
| Si1 - | Distance |  |  |
| O12 | 1.6100 (0.0352) | 1.6405 (0.0401) | 1.6996 (0.0347) |
| O34 | 1.6348 (0.0436) | 1.6774 (0.0450) | 1.6408 (0.0413) |
| O41 | 1.6518 (0.0368) | 1.6431 (0.0390) | 1.6335 (0.0350) |
| O17 | 1.6587 (0.0429) | 1.6364 (0.0442) | 1.6089 (0.0441) |
| Si2 - | Distance |  |  |
| O11 | 1.6116 (0.0348) | 1.6452 (0.0396) | 1.6832 (0.0366) |
| O33 | 1.6414 (0.0435) | 1.6567 (0.0448) | 1.6233 (0.0418) |
| O18 | 1.6461 (0.0428) | 1.6366 (0.0448) | 1.6400 (0.0433) |
| O42 | 1.6524 (0.0373) | 1.6653 (0.0393) | 1.6648 (0.0386) |
| Si3 - | Distance |  |  |
| O36 | 1.6108 (0.0435) | 1.6790 (0.0458) | 1.6248 (0.0445) |
| O10 | 1.6408 (0.0346) | 1.6280 (0.0388) | 1.6545 (0.0360) |
| O19 | 1.6433 (0.0386) | 1.6287 (0.0373) | 1.6421 (0.0354) |
| O43 | 1.6915 (0.0413) | 1.6629 (0.0434) | 1.6511 (0.0375) |
| Si4 - | Distance |  |  |
| O44 | 1.5937 (0.0428) | 1.6513 (0.0427) | 1.6498 (0.0413) |
| O35 | 1.6258 (0.0429) | 1.6561 (0.0449) | 1.6642 (0.0440) |
| O20 | 1.6568 (0.0371) | 1.6629 (0.0416) | 1.6488 (0.0360) |
| O9 | 1.6801 (0.0365) | 1.6442 (0.0382) | 1.5677 (0.0362) |
| Si5 - | Distance |  |  |
| O46 | 1.6186 (0.0400) | 1.6994 (0.0411) | 1.6657 (0.0416) |
| O33 | 1.6361 (0.0424) | 1.6483 (0.0432) | 1.6146 (0.0416) |
| O31 | 1.6762 (0.0421) | 1.6022 (0.0440) | 1.5932 (0.0406) |
| O2 | 1.6788 (0.0378) | 1.6395 (0.0387) | 1.6820 (0.0375) |
| Si6 - | Distance |  |  |
| O34 | 1.6149 (0.0426) | 1.6791 (0.0436) | 1.6603 (0.0392) |
| O32 | 1.6205 (0.0422) | 1.6465 (0.0434) | 1.6673 (0.0399) |
| O45 | 1.6750 (0.0355) | 1.6565 (0.0414) | 1.6936 (0.0395) |
| O1 | 1.6766 (0.0373) | 1.6143 (0.0395) | 1.6236 (0.0361) |
| Si7 - | Distance |  |  |
| O29 | 1.6309 (0.0414) | 1.6121 (0.0437) | 1.6255 (0.0421) |
| O35 | 1.6340 (0.0426) | 1.6843 (0.0439) | 1.6758 (0.0414) |
| O48 | 1.6566 (0.0369) | 1.6884 (0.0377) | 1.6246 (0.0345) |
| O4 | 1.6698 (0.0330) | 1.6545 (0.0371) | 1.6423 (0.0345) |
| Si8 - | Distance |  |  |
| O30 | 1.6028 (0.0427) | 1.5896 (0.0433) | 1.6251 (0.0435) |
| O36 | 1.6244 (0.0413) | 1.6836 (0.0443) | 1.6377 (0.0406) |
| O3 | 1.6373 (0.0362) | 1.6546 (0.0406) | 1.6312 (0.0376) |
| O47 | 1.6471 (0.0361) | 1.6589 (0.0393) | 1.6644 (0.0354) |
| Si9 - | Distance |  |  |
| O21 | 1.6247 (0.0349) | 1.6825 (0.0357) | 1.6507 (0.0329) |
| O16 | 1.6492 (0.0334) | 1.6309 (0.0352) | 1.6357 (0.0331) |
| O38 | 1.6494 (0.0369) | 1.6645 (0.0380) | 1.6868 (0.0361) |
| O45 | 1.6838 (0.0324) | 1.6674 (0.0346) | 1.6117 (0.0313) |
| Si10 - | Distance |  |  |
| O15 | 1.6119 (0.0466) | 1.6879 (0.0529) | 1.6316 (0.0547) |
| O46 | 1.6394 (0.0495) | 1.6698 (0.0585) | 1.7351 (0.0476) |
| O37 | 1.6741 (0.0674) | 1.6001 (0.0706) | 1.6775 (0.0603) |
| O22 | 1.7001 (0.0566) | 1.5622 (0.0645) | 1.5453 (0.0544) |
| Si11 - | Distance |  |  |
| O47 | 1.5920 (0.0598) | 1.6644 (0.0687) | 1.6609 (0.0650) |
| O14 | 1.6248 (0.0427) | 1.6624 (0.0487) | 1.6289 (0.0474) |
| O40 | 1.6361 (0.0671) | 1.6483 (0.0690) | 1.6624 (0.0617) |
| O23 | 1.6589 (0.0482) | 1.5799 (0.0491) | 1.5994 (0.0492) |
| Si12 - | Distance |  |  |
| O39 | 1.6255 (0.0425) | 1.6551 (0.0457) | 1.6334 (0.0443) |
| O13 | 1.6529 (0.0335) | 1.6352 (0.0403) | 1.6627 (0.0376) |
| O24 | 1.6636 (0.0362) | 1.6367 (0.0396) | 1.6251 (0.0360) |
| O48 | 1.6701 (0.0433) | 1.6541 (0.0438) | 1.6052 (0.0416) |
| Si13 - | Distance |  |  |
| O6 | 1.6526 (0.0364) | 1.6699 (0.0388) | 1.6676 (0.0379) |
| O42 | 1.6592 (0.0372) | 1.6240 (0.0388) | 1.6137 (0.0407) |
| O37 | 1.6599 (0.0431) | 1.6282 (0.0442) | 1.6309 (0.0432) |
| O27 | 1.6828 (0.0422) | 1.6346 (0.0442) | 1.6439 (0.0409) |
| Si14 - | Distance |  |  |
| O41 | 1.6318 (0.0370) | 1.6659 (0.0389) | 1.6395 (0.0383) |
| O38 | 1.6485 (0.0414) | 1.6734 (0.0442) | 1.7034 (0.0374) |
| O5 | 1.6627 (0.0353) | 1.6453 (0.0404) | 1.6339 (0.0387) |
| O28 | 1.6876 (0.0428) | 1.6425 (0.0436) | 1.6324 (0.0407) |
| Si15 - | Distance |  |  |
| O39 | 1.6279 (0.0283) | 1.6393 (0.0289) | 1.6219 (0.0275) |
| O25 | 1.6313 (0.0288) | 1.6404 (0.0292) | 1.6381 (0.0290) |
| O44 | 1.6680 (0.0277) | 1.6627 (0.0273) | 1.6786 (0.0266) |
| O8 | 1.6816 (0.0264) | 1.6585 (0.0278) | 1.6255 (0.0261) |
| Si16 - | Distance |  |  |
| O26 | 1.6231 (0.0420) | 1.6779 (0.0432) | 1.6541 (0.0417) |
| O40 | 1.6708 (0.0432) | 1.6551 (0.0439) | 1.6667 (0.0409) |
| O7 | 1.6855 (0.0371) | 1.6426 (0.0369) | 1.6641 (0.0354) |
| O43 | 1.7031 (0.0355) | 1.6229 (0.0388) | 1.6626 (0.0381) |
| Si17 - | Distance |  |  |
| O18 | 1.5828 (0.0433) | 1.6048 (0.0458) | 1.7004 (0.0408) |
| O9 | 1.6242 (0.0488) | 1.6913 (0.0531) | 1.6137 (0.0430) |
| O25 | 1.6527 (0.0584) | 1.5849 (0.0623) | 1.5266 (0.0572) |
| O1 | 1.6892 (0.0508) | 1.6566 (0.0594) | 1.6051 (0.0597) |
| Si18 - | Distance |  |  |
| O2 | 1.6189 (0.0416) | 1.6494 (0.0435) | 1.6926 (0.0416) |
| O26 | 1.6294 (0.0437) | 1.6402 (0.0456) | 1.6691 (0.0427) |
| O10 | 1.6334 (0.0419) | 1.6382 (0.0420) | 1.6803 (0.0385) |
| O17 | 1.6978 (0.0372) | 1.6634 (0.0394) | 1.6067 (0.0367) |
| Si19 - | Distance |  |  |
| O3 | 1.5709 (0.0513) | 1.6042 (0.0488) | 1.6138 (0.0430) |
| O11 | 1.6310 (0.0551) | 1.6889 (0.0451) | 1.6607 (0.0505) |
| O27 | 1.6449 (0.0600) | 1.6249 (0.0532) | 1.6491 (0.0494) |
| O20 | 1.6804 (0.0426) | 1.7104 (0.0405) | 1.6618 (0.0372) |
| Si20 - | Distance |  |  |
| O19 | 1.6087 (0.0347) | 1.6348 (0.0389) | 1.6454 (0.0356) |
| O12 | 1.6374 (0.0378) | 1.6460 (0.0434) | 1.6475 (0.0397) |
| O4 | 1.6834 (0.0350) | 1.6880 (0.0386) | 1.6669 (0.0357) |
| O28 | 1.7210 (0.0445) | 1.6564 (0.0454) | 1.6272 (0.0440) |
| Si21 - | Distance |  |  |
| O5 | 1.6239 (0.0400) | 1.6271 (0.0428) | 1.6084 (0.0398) |
| O29 | 1.6357 (0.0438) | 1.6272 (0.0456) | 1.6365 (0.0432) |
| O13 | 1.6557 (0.0407) | 1.6489 (0.0439) | 1.6313 (0.0436) |
| O22 | 1.6593 (0.0373) | 1.6763 (0.0410) | 1.6382 (0.0370) |
| Si22 - | Distance |  |  |
| O21 | 1.5537 (0.0453) | 1.6742 (0.0506) | 1.6088 (0.0428) |
| O30 | 1.6158 (0.0600) | 1.6164 (0.0652) | 1.6810 (0.0583) |
| O14 | 1.6366 (0.0500) | 1.6950 (0.0564) | 1.6801 (0.0507) |
| O6 | 1.7066 (0.0514) | 1.5710 (0.0541) | 1.6557 (0.0412) |
| Si23 - | Distance |  |  |
| O15 | 1.6358 (0.0452) | 1.6404 (0.0509) | 1.6098 (0.0434) |
| O7 | 1.6487 (0.0492) | 1.6448 (0.0508) | 1.6074 (0.0518) |
| O31 | 1.6617 (0.0596) | 1.5766 (0.0639) | 1.6423 (0.0604) |
| O24 | 1.6841 (0.0492) | 1.6371 (0.0531) | 1.6316 (0.0467) |
| Si24 - | Distance |  |  |
| O23 | 1.6467 (0.0371) | 1.6591 (0.0406) | 1.6337 (0.0367) |
| O16 | 1.6509 (0.0358) | 1.6725 (0.0377) | 1.6330 (0.0334) |
| O8 | 1.6556 (0.0395) | 1.6382 (0.0433) | 1.6497 (0.0433) |
| O32 | 1.6591 (0.0445) | 1.6371 (0.0460) | 1.6420 (0.0440) |
| P (GPa) | 1.23(5) | 2.12(5) | 5.04(5) |
| Si1 - | Distance |  |  |
| O12 | 1.6100 (0.0352) | 1.6405 (0.0401) | 1.6996 (0.0347) |
| O34 | 1.6348 (0.0436) | 1.6774 (0.0450) | 1.6408 (0.0413) |
| O41 | 1.6518 (0.0368) | 1.6431 (0.0390) | 1.6335 (0.0350) |
| O17 | 1.6587 (0.0429) | 1.6364 (0.0442) | 1.6089 (0.0441) |
| Si2 - | Distance |  |  |
| O11 | 1.6116 (0.0348) | 1.6452 (0.0396) | 1.6832 (0.0366) |
| O33 | 1.6414 (0.0435) | 1.6567 (0.0448) | 1.6233 (0.0418) |
| O18 | 1.6461 (0.0428) | 1.6366 (0.0448) | 1.6400 (0.0433) |
| O42 | 1.6524 (0.0373) | 1.6653 (0.0393) | 1.6648 (0.0386) |
| Si3 - | Distance |  |  |
| O36 | 1.6108 (0.0435) | 1.6790 (0.0458) | 1.6248 (0.0445) |
| O10 | 1.6408 (0.0346) | 1.6280 (0.0388) | 1.6545 (0.0360) |
| O19 | 1.6433 (0.0386) | 1.6287 (0.0373) | 1.6421 (0.0354) |
| O43 | 1.6915 (0.0413) | 1.6629 (0.0434) | 1.6511 (0.0375) |
| Si4 - | Distance |  |  |
| O44 | 1.5937 (0.0428) | 1.6513 (0.0427) | 1.6498 (0.0413) |
| O35 | 1.6258 (0.0429) | 1.6561 (0.0449) | 1.6642 (0.0440) |
| O20 | 1.6568 (0.0371) | 1.6629 (0.0416) | 1.6488 (0.0360) |
| O9 | 1.6801 (0.0365) | 1.6442 (0.0382) | 1.5677 (0.0362) |
| Si5 - | Distance |  |  |
| O46 | 1.6186 (0.0400) | 1.6994 (0.0411) | 1.6657 (0.0416) |
| O33 | 1.6361 (0.0424) | 1.6483 (0.0432) | 1.6146 (0.0416) |
| O31 | 1.6762 (0.0421) | 1.6022 (0.0440) | 1.5932 (0.0406) |
| O2 | 1.6788 (0.0378) | 1.6395 (0.0387) | 1.6820 (0.0375) |
| Si6 - | Distance |  |  |
| O34 | 1.6149 (0.0426) | 1.6791 (0.0436) | 1.6603 (0.0392) |
| O32 | 1.6205 (0.0422) | 1.6465 (0.0434) | 1.6673 (0.0399) |
| O45 | 1.6750 (0.0355) | 1.6565 (0.0414) | 1.6936 (0.0395) |
| O1 | 1.6766 (0.0373) | 1.6143 (0.0395) | 1.6236 (0.0361) |
| Si7 - | Distance |  |  |
| O29 | 1.6309 (0.0414) | 1.6121 (0.0437) | 1.6255 (0.0421) |
| O35 | 1.6340 (0.0426) | 1.6843 (0.0439) | 1.6758 (0.0414) |
| O48 | 1.6566 (0.0369) | 1.6884 (0.0377) | 1.6246 (0.0345) |
| O4 | 1.6698 (0.0330) | 1.6545 (0.0371) | 1.6423 (0.0345) |
| Si8 - | Distance |  |  |
| O30 | 1.6028 (0.0427) | 1.5896 (0.0433) | 1.6251 (0.0435) |
| O36 | 1.6244 (0.0413) | 1.6836 (0.0443) | 1.6377 (0.0406) |
| O3 | 1.6373 (0.0362) | 1.6546 (0.0406) | 1.6312 (0.0376) |
| O47 | 1.6471 (0.0361) | 1.6589 (0.0393) | 1.6644 (0.0354) |
| Si9 - | Distance |  |  |
| O21 | 1.6247 (0.0349) | 1.6825 (0.0357) | 1.6507 (0.0329) |
| O16 | 1.6492 (0.0334) | 1.6309 (0.0352) | 1.6357 (0.0331) |
| O38 | 1.6494 (0.0369) | 1.6645 (0.0380) | 1.6868 (0.0361) |
| O45 | 1.6838 (0.0324) | 1.6674 (0.0346) | 1.6117 (0.0313) |
| Si10 - | Distance |  |  |
| O15 | 1.6119 (0.0466) | 1.6879 (0.0529) | 1.6316 (0.0547) |
| O46 | 1.6394 (0.0495) | 1.6698 (0.0585) | 1.7351 (0.0476) |
| O37 | 1.6741 (0.0674) | 1.6001 (0.0706) | 1.6775 (0.0603) |
| O22 | 1.7001 (0.0566) | 1.5622 (0.0645) | 1.5453 (0.0544) |
| Si11 - | Distance |  |  |
| O47 | 1.5920 (0.0598) | 1.6644 (0.0687) | 1.6609 (0.0650) |
| O14 | 1.6248 (0.0427) | 1.6624 (0.0487) | 1.6289 (0.0474) |
| O40 | 1.6361 (0.0671) | 1.6483 (0.0690) | 1.6624 (0.0617) |
| O23 | 1.6589 (0.0482) | 1.5799 (0.0491) | 1.5994 (0.0492) |
| Si12 - | Distance |  |  |
| O39 | 1.6255 (0.0425) | 1.6551 (0.0457) | 1.6334 (0.0443) |
| O13 | 1.6529 (0.0335) | 1.6352 (0.0403) | 1.6627 (0.0376) |
| O24 | 1.6636 (0.0362) | 1.6367 (0.0396) | 1.6251 (0.0360) |
| O48 | 1.6701 (0.0433) | 1.6541 (0.0438) | 1.6052 (0.0416) |
| Si13 - | Distance |  |  |
| O6 | 1.6526 (0.0364) | 1.6699 (0.0388) | 1.6676 (0.0379) |
| O42 | 1.6592 (0.0372) | 1.6240 (0.0388) | 1.6137 (0.0407) |
| O37 | 1.6599 (0.0431) | 1.6282 (0.0442) | 1.6309 (0.0432) |
| O27 | 1.6828 (0.0422) | 1.6346 (0.0442) | 1.6439 (0.0409) |
| Si14 - | Distance |  |  |
| O41 | 1.6318 (0.0370) | 1.6659 (0.0389) | 1.6395 (0.0383) |
| O38 | 1.6485 (0.0414) | 1.6734 (0.0442) | 1.7034 (0.0374) |
| O5 | 1.6627 (0.0353) | 1.6453 (0.0404) | 1.6339 (0.0387) |
| O28 | 1.6876 (0.0428) | 1.6425 (0.0436) | 1.6324 (0.0407) |
| Si15 - | Distance |  |  |
| O39 | 1.6279 (0.0283) | 1.6393 (0.0289) | 1.6219 (0.0275) |
| O25 | 1.6313 (0.0288) | 1.6404 (0.0292) | 1.6381 (0.0290) |
| O44 | 1.6680 (0.0277) | 1.6627 (0.0273) | 1.6786 (0.0266) |
| O8 | 1.6816 (0.0264) | 1.6585 (0.0278) | 1.6255 (0.0261) |
| Si16 - | Distance |  |  |
| O26 | 1.6231 (0.0420) | 1.6779 (0.0432) | 1.6541 (0.0417) |
| O40 | 1.6708 (0.0432) | 1.6551 (0.0439) | 1.6667 (0.0409) |
| O7 | 1.6855 (0.0371) | 1.6426 (0.0369) | 1.6641 (0.0354) |
| O43 | 1.7031 (0.0355) | 1.6229 (0.0388) | 1.6626 (0.0381) |
| Si17 - | Distance |  |  |
| O18 | 1.5828 (0.0433) | 1.6048 (0.0458) | 1.7004 (0.0408) |
| O9 | 1.6242 (0.0488) | 1.6913 (0.0531) | 1.6137 (0.0430) |
| O25 | 1.6527 (0.0584) | 1.5849 (0.0623) | 1.5266 (0.0572) |
| O1 | 1.6892 (0.0508) | 1.6566 (0.0594) | 1.6051 (0.0597) |
| Si18 - | Distance |  |  |
| O2 | 1.6189 (0.0416) | 1.6494 (0.0435) | 1.6926 (0.0416) |
| O26 | 1.6294 (0.0437) | 1.6402 (0.0456) | 1.6691 (0.0427) |
| O10 | 1.6334 (0.0419) | 1.6382 (0.0420) | 1.6803 (0.0385) |
| O17 | 1.6978 (0.0372) | 1.6634 (0.0394) | 1.6067 (0.0367) |
| Si19 - | Distance |  |  |
| O3 | 1.5709 (0.0513) | 1.6042 (0.0488) | 1.6138 (0.0430) |
| O11 | 1.6310 (0.0551) | 1.6889 (0.0451) | 1.6607 (0.0505) |
| O27 | 1.6449 (0.0600) | 1.6249 (0.0532) | 1.6491 (0.0494) |
| O20 | 1.6804 (0.0426) | 1.7104 (0.0405) | 1.6618 (0.0372) |
| Si20 - | Distance |  |  |
| O19 | 1.6087 (0.0347) | 1.6348 (0.0389) | 1.6454 (0.0356) |
| O12 | 1.6374 (0.0378) | 1.6460 (0.0434) | 1.6475 (0.0397) |
| O4 | 1.6834 (0.0350) | 1.6880 (0.0386) | 1.6669 (0.0357) |
| O28 | 1.7210 (0.0445) | 1.6564 (0.0454) | 1.6272 (0.0440) |
| Si21 - | Distance |  |  |
| O5 | 1.6239 (0.0400) | 1.6271 (0.0428) | 1.6084 (0.0398) |
| O29 | 1.6357 (0.0438) | 1.6272 (0.0456) | 1.6365 (0.0432) |
| O13 | 1.6557 (0.0407) | 1.6489 (0.0439) | 1.6313 (0.0436) |
| O22 | 1.6593 (0.0373) | 1.6763 (0.0410) | 1.6382 (0.0370) |
| Si22 - | Distance |  |  |
| O21 | 1.5537 (0.0453) | 1.6742 (0.0506) | 1.6088 (0.0428) |
| O30 | 1.6158 (0.0600) | 1.6164 (0.0652) | 1.6810 (0.0583) |
| O14 | 1.6366 (0.0500) | 1.6950 (0.0564) | 1.6801 (0.0507) |
| O6 | 1.7066 (0.0514) | 1.5710 (0.0541) | 1.6557 (0.0412) |
| Si23 - | Distance |  |  |
| O15 | 1.6358 (0.0452) | 1.6404 (0.0509) | 1.6098 (0.0434) |
| O7 | 1.6487 (0.0492) | 1.6448 (0.0508) | 1.6074 (0.0518) |
| O31 | 1.6617 (0.0596) | 1.5766 (0.0639) | 1.6423 (0.0604) |
| O24 | 1.6841 (0.0492) | 1.6371 (0.0531) | 1.6316 (0.0467) |
| Si24 - | Distance |  |  |
| O23 | 1.6467 (0.0371) | 1.6591 (0.0406) | 1.6337 (0.0367) |
| O16 | 1.6509 (0.0358) | 1.6725 (0.0377) | 1.6330 (0.0334) |
| O8 | 1.6556 (0.0395) | 1.6382 (0.0433) | 1.6497 (0.0433) |
| O32 | 1.6591 (0.0445) | 1.6371 (0.0460) | 1.6420 (0.0440) |