Table 5 (to be deposited) Anisotropic component of the atomic displacement parameters (ii x 104)

| Atom | 11 | 22 | 33 | 12 | 13 | 23 |  | Atom | 11 | 22 | 33 | 12 | 13 | 23 |  | Atom | 11 | 22 | 33 | 12 | 13 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1103 | parvo-mangano-edenite |  |  |  |  |  |  | 1104 | parvo-manganotremolite |  |  |  |  |  |  | 1079 | parvo-mangano-edenite (zoned) |  |  |  |  |  |
| O1 | 14 | 4 | 77 | 0 | 2 | 0 |  | O1 | 15 | 5 | 62 | 0 | –1 | 1 |  | O1 | 18 | 4 | 78 | 0 | 3 | 1 |
| O2 | 13 | 4 | 84 | 0 | 5 | 1 |  | O2 | 16 | 5 | 76 | 0 | 6 | 0 |  | O2 | 18 | 4 | 85 | 1 | 5 | 1 |
| O3 | 13 | 4 | 91 | - | 3 | - |  | O3 | 16 | 4 | 74 | - | 1 | - |  | O3 | 17 | 4 | 88 | - | 3 | - |
| O4 | 27 | 5 | 115 | –5 | 1 | 2 |  | O4 | 29 | 6 | 107 | –5 | –1 | 2 |  | O4 | 31 | 5 | 115 | –5 | 0 | 3 |
| O5 | 17 | 10 | 107 | 0 | 5 | 15 |  | O5 | 18 | 10 | 88 | 0 | 1 | 11 |  | O5 | 21 | 10 | 114 | 0 | 3 | 15 |
| O6 | 16 | 10 | 124 | 2 | 7 | –13 |  | O6 | 17 | 10 | 100 | 0 | 2 | –11 |  | O6 | 22 | 10 | 119 | 2 | 2 | –15 |
| O7 | 21 | 6 | 161 | - | 9 | - |  | O7 | 20 | 4 | 161 | - | 4 | - |  | O7 | 26 | 5 | 149 | - | 6 | - |
| T1 | 10 | 3 | 67 | –1 | 2 | –1 |  | T1 | 12 | 3 | 59 | –1 | 0 | –1 |  | T1 | 16 | 2 | 65 | –1 | 2 | –1 |
| T2 | 11 | 3 | 66 | –1 | 2 | 1 |  | T2 | 13 | 4 | 56 | –2 | 0 | 0 |  | T2 | 16 | 3 | 67 | –1 | 1 | 1 |
| M1 | 16 | 3 | 65 | - | 7 | - |  | M1 | 17 | 4 | 58 | - | 5 | - |  | M1 | 21 | 4 | 65 | - | 7 | - |
| M2 | 14 | 3 | 70 | - | 7 | - |  | M2 | 17 | 4 | 65 | - | 5 | - |  | M2 | 18 | 3 | 68 | - | 6 | - |
| M3 | 14 | 3 | 68 | - | 4 | - |  | M3 | 17 | 4 | 65 | - | 2 | - |  | M3 | 20 | 3 | 70 | - | 5 | - |
| M4 | 28 | 14 | 126 | - | 34 | - |  | M4 | 28 | 17 | 112 | - | 29 | - |  | M4 | 34 | 14 | 124 | - | 34 | - |
| A | 22 | 9 | 60 | - | 1 | - |  | Am | 92 | 22 | 463 | - | 146 | - |  | A | 38 | 1 | 167 | - | 29 | - |
| Am | 68 | 20 | 233 | - | 34 | - |  | A2 | 54 | 11 | 451 | - | 156 | - |  | Am | 108 | 22 | 325 | - | 84 | - |
| A2 | 65 | 11 | 479 | - | 161 | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  | A2 | 89 | 13 | 582 | - | 205 | - |