Appendix A. Low-temperature PPMS heat capacities of the natural ferrocarpholite sample K94/18 with M = 322.344 g/mol and the natural magnesiocarpholite sample K84/486 with M = 300.334 g/mol.

Appendix A

| T | Cp | 1 σ | T | Cp | 1 σ | T | Cp | 1 σ | T | Cp | 1 σ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [K] | [J/(mol K)] |  | [K] | [J/(mol K)] |  | [K] | [J/(mol K)] |  | [K] | [J/(mol K)] |  |
| Series 1 / K94/18 |  |  | 77.37 | 51.4 | 0.5 | 5.694 | 3.07 | 0.04 | 21.38 | 1.45 | 0.03 |
| 5.045 | 3.24 | 0.05 | 77.45 | 49.9 | 3.05 | 5.700 | 2.90 | 0.04 | 21.43 | 1.48 | 0.02 |
| 5.047 | 3.21 | 0.05 | 77.45 | 50.1 | 3.06 | 5.703 | 2.91 | 0.04 | 21.43 | 1.48 | 0.02 |
| 5.048 | 3.18 | 0.05 | 84.24 | 59.9 | 3.09 | 5.933 | 2.94 | 0.04 | 23.29 | 1.9 | 0.04 |
| 5.491 | 3.25 | 0.05 | 84.31 | 59.7 | 3.09 | 5.940 | 2.94 | 0.04 | 23.34 | 1.94 | 0.03 |
| 5.496 | 3.21 | 0.05 | 84.31 | 59.7 | 3.09 | 5.942 | 2.94 | 0.04 | 23.35 | 1.93 | 0.03 |
| 5.496 | 3.21 | 0.05 | 91.76 | 67.7 | 3.09 | 6.179 | 2.94 | 0.04 | 25.38 | 2.46 | 0.04 |
| 5.983 | 3.15 | 0.04 | 91.83 | 67.6 | 3.11 | 6.188 | 2.96 | 0.04 | 25.42 | 2.53 | 0.05 |
| 5.984 | 3.19 | 0.04 | 91.83 | 67.5 | 3.15 | 6.191 | 3.00 | 0.04 | 25.43 | 2.51 | 0.04 |
| 5.988 | 3.26 | 0.04 | 99.95 | 80.9 | 3.11 | 6.446 | 2.96 | 0.04 | 27.64 | 3.2 | 0.06 |
| 6.514 | 3.2 | 0.04 | 100.0 | 80.1 | 3.12 | 6.456 | 2.97 | 0.04 | 27.7 | 3.29 | 0.06 |
| 6.518 | 3.2 | 0.04 | 100.0 | 80.1 | 3.15 | 6.459 | 3.00 | 0.04 | 27.7 | 3.29 | 0.06 |
| 6.524 | 3.21 | 0.04 | 108.8 | 92.1 | 3.09 | 6.721 | 2.94 | 0.04 | 30.12 | 4.17 | 0.08 |
| 7.096 | 3.19 | 0.04 | 108.9 | 91.7 | 3.10 | 6.730 | 2.95 | 0.04 | 30.18 | 4.26 | 0.07 |
| 7.101 | 3.16 | 0.04 | 108.9 | 92.3 | 3.09 | 6.734 | 2.94 | 0.03 | 30.18 | 4.28 | 0.07 |
| 7.102 | 3.15 | 0.04 | 118.5 | 105.7 | 3.07 | 7.013 | 2.92 | 0.04 | 32.81 | 5.3 | 0.1 |
| 7.728 | 3.13 | 0.03 | 118.6 | 105.0 | 3.07 | 7.016 | 2.92 | 0.03 | 32.88 | 5.5 | 0.1 |
| 7.734 | 3.13 | 0.03 | 118.6 | 105.9 | 3.09 | 7.016 | 2.94 | 0.03 | 32.88 | 5.5 | 0.1 |
| 7.736 | 3.13 | 0.03 | 129.0 | 118.4 | 3.06 | 7.280 | 2.91 | 0.03 | 35.76 | 6.8 | 0.1 |
| 8.416 | 3.11 | 0.03 | 129.1 | 119.1 | 3.05 | 7.285 | 2.90 | 0.03 | 35.82 | 7.0 | 0.1 |
| 8.423 | 3.09 | 0.03 | 129.1 | 119.6 | 3.05 | 7.288 | 2.90 | 0.03 | 35.83 | 7.0 | 0.1 |
| 8.425 | 3.08 | 0.03 | 140.6 | 133.7 | 3.05 | 7.587 | 2.90 | 0.03 | 38.96 | 8.7 | 0.1 |
| 9.166 | 3.07 | 0.03 | 140.6 | 134.2 | 3.05 | 7.593 | 2.90 | 0.03 | 39.04 | 8.9 | 0.2 |
| 9.174 | 3.07 | 0.03 | 140.6 | 134.6 | 3.05 | 7.596 | 2.90 | 0.03 | 39.04 | 8.9 | 0.2 |
| 9.177 | 3.07 | 0.02 | 153.1 | 148.3 | 3.05 | 7.908 | 2.90 | 0.03 | 42.44 | 10.9 | 0.2 |
| 9.982 | 3.07 | 0.02 | 153.1 | 148.7 | 3.06 | 7.914 | 2.91 | 0.03 | 42.53 | 11.1 | 0.2 |
| 9.991 | 3.07 | 0.02 | 153.1 | 149.6 | 3.05 | 7.916 | 2.90 | 0.03 | 42.53 | 11.1 | 0.2 |
| 9.994 | 3.05 | 0.02 | 166.7 | 164.4 | 3.05 | 8.241 | 2.90 | 0.03 | 46.23 | 13.6 | 0.2 |
| 10.89 | 3.08 | 0.02 | 166.8 | 164.6 | 3.05 | 8.248 | 2.90 | 0.03 | 46.32 | 13.9 | 0.2 |
| 10.89 | 3.08 | 0.02 | 166.8 | 165.1 | 3.04 | 8.250 | 2.89 | 0.03 | 46.33 | 13.9 | 0.2 |
| 10.89 | 3.08 | 0.02 | 181.6 | 180.3 | 3.05 | 8.589 | 2.90 | 0.03 | 50.35 | 17.0 | 0.2 |
| 11.84 | 3.13 | 0.02 | 181.7 | 179.8 | 3.05 | 8.595 | 2.90 | 0.03 | 50.45 | 17.3 | 0.3 |
| 11.86 | 3.14 | 0.02 | 181.7 | 181.0 | 3.05 | 8.597 | 2.90 | 0.03 | 50.46 | 17.3 | 0.3 |
| 11.86 | 3.14 | 0.02 | 197.8 | 195.6 | 3.06 | 8.952 | 2.91 | 0.03 | 54.84 | 21.1 | 0.3 |
| 12.90 | 3.22 | 0.02 | 197.8 | 197.4 | 3.06 | 8.958 | 2.91 | 0.03 | 54.96 | 21.6 | 0.3 |
| 12.91 | 3.23 | 0.02 | 197.8 | 196.3 | 3.06 | 8.960 | 2.91 | 0.03 | 54.96 | 21.5 | 0.3 |
| 12.91 | 3.22 | 0.02 | 215.4 | 213.9 | 3.06 | 9.329 | 2.91 | 0.03 | 59.74 | 25.8 | 0.4 |
| 14.05 | 3.32 | 0.03 | 215.5 | 214.0 | 3.06 | 9.335 | 2.91 | 0.03 | 59.86 | 26.3 | 0.3 |
| 14.07 | 3.33 | 0.02 | 215.5 | 214.6 | 3.06 | 9.337 | 2.91 | 0.03 | 59.86 | 26.2 | 0.3 |
| 14.07 | 3.33 | 0.02 | 234.5 | 233.4 | 3.08 | 9.716 | 2.93 | 0.03 | 65.07 | 31.4 | 0.4 |
| 15.30 | 3.45 | 0.03 | 234.5 | 234.3 | 3.08 | 9.724 | 2.93 | 0.03 | 65.20 | 31.9 | 0.4 |
| 15.32 | 3.46 | 0.02 | 234.6 | 234.6 | 3.08 | 9.728 | 2.93 | 0.02 | 65.20 | 32.0 | 0.4 |
| 15.32 | 3.46 | 0.02 | 255.5 | 255.5 | 3.06 | 10.05 | 2.91 | 0.03 | 70.88 | 37.6 | 0.5 |
| 16.66 | 3.6 | 0.03 | 255.5 | 255.6 | 3.09 | 10.07 | 2.94 | 0.03 | 71.00 | 38.1 | 0.4 |
| 16.68 | 3.61 | 0.02 | 255.5 | 254.7 | 3.10 | 10.09 | 2.95 | 0.03 | 71.01 | 38.2 | 0.4 |
| 16.69 | 3.61 | 0.02 | 278.1 | 270.3 | 1.0 | K84/486 |  |  | 77.20 | 45.5 | 0.5 |
| 18.15 | 3.78 | 0.03 | 278.1 | 270.6 | 1.5 | 5.002 | 0.0598 | 0.0006 | 77.34 | 46.0 | 0.5 |
| 18.17 | 3.8 | 0.03 | 278.1 | 271.3 | 1.2 | 5.002 | 0.0599 | 0.0006 | 77.35 | 46.0 | 0.4 |
| 18.17 | 3.8 | 0.03 | 303.0 | 287.6 | 1.6 | 5.002 | 0.0594 | 0.0005 | 84.06 | 53.8 | 0.6 |
| 19.76 | 4.02 | 0.04 | 303.0 | 288.9 | 1.5 | 5.447 | 0.0635 | 0.0007 | 84.20 | 54.4 | 0.4 |
| 19.79 | 4.05 | 0.03 | 303.0 | 287.3 | 1.2 | 5.456 | 0.063 | 0.0008 | 84.20 | 54.6 | 0.5 |
| 19.79 | 4.05 | 0.03 | Series 2 / K94/18 |  |  | 5.461 | 0.0629 | 0.0007 | 91.58 | 63.5 | 0.6 |
| 21.52 | 4.31 | 0.06 | 3.056 | 1.43 | 0.04 | 5.936 | 0.0687 | 0.0009 | 91.72 | 64.3 | 0.5 |
| 21.54 | 4.37 | 0.04 | 3.059 | 1.42 | 0.05 | 5.948 | 0.07 | 0.001 | 91.73 | 64.4 | 0.5 |
| 21.55 | 4.36 | 0.04 | 3.060 | 1.35 | 0.04 | 5.953 | 0.069 | 0.001 | 99.72 | 74.3 | 0.7 |
| 23.44 | 4.84 | 0.06 | 3.188 | 1.67 | 0.05 | 6.464 | 0.075 | 0.001 | 99.86 | 74.9 | 0.5 |
| 23.46 | 4.9 | 0.06 | 3.191 | 1.60 | 0.05 | 6.475 | 0.075 | 0.001 | 99.87 | 75.0 | 0.5 |
| 23.47 | 4.91 | 0.06 | 3.191 | 1.61 | 0.05 | 6.480 | 0.076 | 0.001 | 108.6 | 86.1 | 0.6 |
| 25.53 | 5.47 | 0.08 | 3.328 | 1.87 | 0.05 | 7.038 | 0.084 | 0.002 | 108.8 | 86.7 | 0.5 |
| 25.55 | 5.56 | 0.08 | 3.332 | 1.86 | 0.05 | 7.051 | 0.085 | 0.001 | 108.8 | 86.8 | 0.6 |
| 25.56 | 5.54 | 0.08 | 3.333 | 1.86 | 0.05 | 7.057 | 0.085 | 0.001 | 118.3 | 99.1 | 0.7 |
| 27.82 | 6.19 | 0.08 | 3.467 | 2.05 | 0.05 | 7.664 | 0.093 | 0.001 | 118.5 | 100.0 | 0.5 |
| 27.83 | 6.3 | 0.1 | 3.472 | 2.04 | 0.05 | 7.680 | 0.092 | 0.002 | 118.5 | 99.8 | 0.6 |
| 27.83 | 6.3 | 0.1 | 3.473 | 2.03 | 0.05 | 7.686 | 0.095 | 0.002 | 128.9 | 112.9 | 0.7 |
| 30.30 | 7.3 | 0.1 | 3.613 | 2.23 | 0.05 | 8.343 | 0.108 | 0.004 | 129.0 | 113.5 | 0.5 |
| 30.30 | 7.3 | 0.1 | 3.618 | 2.21 | 0.05 | 8.362 | 0.110 | 0.002 | 129.0 | 113.8 | 0.6 |
| 30.30 | 7.2 | 0.1 | 3.619 | 2.16 | 0.05 | 8.367 | 0.110 | 0.002 | 140.4 | 128.1 | 0.7 |
| 32.99 | 8.9 | 0.2 | 3.766 | 2.35 | 0.05 | 9.094 | 0.129 | 0.002 | 140.6 | 128.6 | 0.5 |
| 33.00 | 8.9 | 0.2 | 3.771 | 2.34 | 0.05 | 9.115 | 0.127 | 0.006 | 140.6 | 128.7 | 0.6 |
| 33.01 | 8.8 | 0.3 | 3.772 | 2.33 | 0.05 | 9.120 | 0.123 | 0.003 | 152.9 | 143.9 | 0.7 |
| 35.87 | 10.5 | 0.2 | 3.925 | 2.47 | 0.05 | 9.896 | 0.161 | 0.003 | 153.1 | 144.4 | 0.5 |
| 35.94 | 10.6 | 0.2 | 3.930 | 2.39 | 0.05 | 9.922 | 0.163 | 0.003 | 153.1 | 144.2 | 0.5 |
| 35.94 | 10.6 | 0.2 | 3.931 | 2.46 | 0.06 | 9.930 | 0.163 | 0.003 | 166.7 | 160.8 | 0.7 |
| 39.07 | 12.4 | 0.2 | 4.092 | 2.58 | 0.05 | 10.80 | 0.196 | 0.004 | 166.8 | 161.0 | 0.5 |
| 39.14 | 12.6 | 0.3 | 4.097 | 2.57 | 0.05 | 10.83 | 0.199 | 0.004 | 166.8 | 161.2 | 0.7 |
| 39.14 | 12.6 | 0.2 | 4.097 | 2.56 | 0.05 | 10.83 | 0.199 | 0.003 | 181.6 | 177.9 | 0.7 |
| 42.55 | 14.6 | 0.3 | 4.263 | 2.70 | 0.05 | 11.77 | 0.244 | 0.005 | 181.6 | 177.9 | 0.5 |
| 42.63 | 14.9 | 0.3 | 4.269 | 2.68 | 0.05 | 11.79 | 0.247 | 0.004 | 181.7 | 177.6 | 0.5 |
| 42.64 | 14.9 | 0.3 | 4.270 | 2.68 | 0.05 | 11.80 | 0.248 | 0.004 | 197.7 | 195.0 | 0.7 |
| 46.33 | 17.8 | 0.4 | 4.441 | 2.78 | 0.05 | 12.82 | 0.309 | 0.007 | 197.8 | 194.8 | 0.6 |
| 46.42 | 18.3 | 0.4 | 4.447 | 2.79 | 0.05 | 12.85 | 0.312 | 0.006 | 197.8 | 195.2 | 0.7 |
| 46.43 | 18.3 | 0.4 | 4.449 | 2.77 | 0.05 | 12.86 | 0.314 | 0.005 | 215.4 | 212.6 | 0.8 |
| 50.46 | 21.2 | 0.5 | 4.628 | 2.87 | 0.05 | 13.96 | 0.391 | 0.008 | 215.5 | 212.6 | 0.6 |
| 50.55 | 21.8 | 0.4 | 4.634 | 2.86 | 0.05 | 14.00 | 0.398 | 0.007 | 215.5 | 213.0 | 0.8 |
| 50.56 | 21.9 | 0.4 | 4.636 | 2.86 | 0.05 | 14.00 | 0.399 | 0.006 | 234.5 | 228.5 | 0.8 |
| 54.95 | 26.7 | 0.6 | 4.825 | 2.96 | 0.05 | 15.21 | 0.508 | 0.010 | 234.7 | 228.1 | 0.6 |
| 55.05 | 27.2 | 0.5 | 4.831 | 2.94 | 0.05 | 15.24 | 0.519 | 0.009 | 234.7 | 228.5 | 0.8 |
| 55.07 | 27.3 | 0.5 | 4.832 | 2.93 | 0.05 | 15.25 | 0.518 | 0.008 | 255.5 | 246.0 | 0.7 |
| 59.86 | 30.3 | 1.2 | 5.026 | 2.97 | 0.05 | 16.56 | 0.66 | 0.01 | 255.7 | 246.2 | 0.6 |
| 59.95 | 31.4 | 0.6 | 5.033 | 3.00 | 0.05 | 16.60 | 0.67 | 0.01 | 255.7 | 246.6 | 0.9 |
| 59.97 | 31.7 | 0.5 | 5.035 | 3.00 | 0.05 | 16.60 | 0.67 | 0.01 | 278.3 | 261.0 | 0.7 |
| 65.22 | 37.4 | 0.5 | 5.237 | 3.05 | 0.05 | 18.04 | 0.86 | 0.02 | 278.4 | 261.0 | 0.6 |
| 65.29 | 37.7 | 0.6 | 5.246 | 3.02 | 0.05 | 18.08 | 0.88 | 0.01 | 278.4 | 261.4 | 0.9 |
| 65.29 | 37.7 | 0.6 | 5.248 | 3.02 | 0.05 | 18.08 | 0.88 | 0.01 | 303.1 | 276.1 | 0.7 |
| 71.03 | 44.4 | 0.6 | 5.456 | 3.04 | 0.05 | 19.65 | 1.12 | 0.02 | 303.2 | 276.3 | 0.7 |
| 71.10 | 44.5 | 0.6 | 5.465 | 3.07 | 0.04 | 19.69 | 1.14 | 0.02 | 303.2 | 276.5 | 1.0 |
| 71.10 | 44.3 | 0.6 | 5.467 | 3.07 | 0.04 | 19.70 | 1.14 | 0.02 |  |  |  |

Appendix B. Low- and high-temperature DSC heat capacities of the natural ferrocarpholite sample K94/18 with M = 322.344 g/mol and the natural magnesiocarpholite sample K84/486 with M = 300.334 g/mol.

| T | Cp | T | Cp | T | Cp | T | Cp | T | Cp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [K] | [J/(mol K)] | [K] | [J/(mol K)] | [K] | [J/(mol K)] | [K] | [J/(mol K)] | [K] | [J/(mol K)] |
| K94/18 |  | 443.15 | 354.41 | K84/486 |  | 343.15 | 298.85 | 548.15 | 367.53 |
| 243.15 | 244.03 | 448.15 | 356.19 | 143.15 | 134.97 | 348.15 | 301.14 | 553.15 | 368.45 |
| 248.15 | 248.15 | 453.15 | 357.31 | 148.15 | 141.15 | 353.15 | 303.48 | 558.15 | 369.36 |
| 253.15 | 249.78 | 458.15 | 359.35 | 153.15 | 146.18 | 358.15 | 305.96 | 563.15 | 369.57 |
| 258.15 | 256.88 | 463.15 | 360.38 | 158.15 | 151.66 | 363.15 | 308.63 | 568.15 | 371.00 |
| 263.15 | 259.11 | 468.15 | 361.96 | 163.15 | 157.33 | 368.15 | 311.28 | 573.15 | 372.49 |
| 268.15 | 264.45 | 473.15 | 363.75 | 168.15 | 162.61 | 373.15 | 313.41 | 578.15 | 373.63 |
| 273.15 | 265.85 | 478.15 | 364.30 | 173.15 | 168.19 | 378.15 | 316.23 | 583.15 | 374.44 |
| 278.15 | 269.72 | 483.15 | 367.79 | 178.15 | 174.12 | 383.15 | 318.63 | 588.15 | 373.36 |
| 283.15 | 271.91 | 488.15 | 369.06 | 183.15 | 179.90 | 388.15 | 320.05 | 593.15 | 376.71 |
| 288.15 | 275.87 | 493.15 | 369.57 | 188.15 | 184.73 | 393.15 | 322.10 | 598.15 | 377.72 |
| 293.15 | 278.00 | 498.15 | 370.54 | 193.15 | 191.43 | 398.15 | 324.88 | 603.15 | 379.31 |
| 298.15 | 283.38 | 503.15 | 371.85 | 198.15 | 195.64 | 403.15 | 327.44 | 608.15 | 380.36 |
| 303.15 | 286.37 | 508.15 | 373.49 | 203.15 | 203.02 | 408.15 | 329.70 | 613.15 | 381.74 |
| 308.15 | 291.30 | 513.15 | 375.72 | 208.15 | 208.40 | 413.15 | 331.76 | 618.15 | 383.16 |
| 313.15 | 291.17 | 518.15 | 377.24 | 213.15 | 214.02 | 418.15 | 333.87 | 623.15 | 384.59 |
| 318.15 | 297.09 | 523.15 | 377.59 | 218.15 | 218.88 | 423.15 | 336.18 | 643.15 | 387.18 |
| 323.15 | 301.05 | 543.15 | 381.63 | 223.15 | 225.71 | 443.15 | 339.09 | 648.15 | 388.20 |
| 343.15 | 312.27 | 548.15 | 382.81 | 243.15 | 237.18 | 448.15 | 340.58 | 653.15 | 389.26 |
| 348.15 | 314.49 | 553.15 | 382.91 | 248.15 | 238.56 | 453.15 | 342.15 | 658.15 | 390.25 |
| 353.15 | 316.90 | 558.15 | 383.82 | 253.15 | 242.22 | 458.15 | 343.71 | 663.15 | 391.39 |
| 358.15 | 319.54 | 563.15 | 383.71 | 258.15 | 244.66 | 463.15 | 345.55 | 668.15 | 392.72 |
| 363.15 | 322.16 | 568.15 | 386.54 | 263.15 | 247.90 | 468.15 | 347.09 | 673.15 | 394.27 |
| 368.15 | 324.16 | 573.15 | 387.06 | 268.15 | 251.83 | 473.15 | 347.58 | 678.15 | 395.95 |
| 373.15 | 326.64 | 578.15 | 387.97 | 273.15 | 255.84 | 478.15 | 350.22 | 683.15 | 396.65 |
| 378.15 | 329.54 | 583.15 | 388.86 | 278.15 | 260.34 | 483.15 | 351.87 | 688.15 | 397.29 |
| 383.15 | 331.33 | 588.15 | 389.57 | 283.15 | 262.25 | 488.15 | 353.39 | 693.15 | 398.48 |
| 388.15 | 333.60 | 593.15 | 390.62 | 288.15 | 265.79 | 493.15 | 354.69 | 698.15 | 400.01 |
| 393.15 | 335.46 | 598.15 | 391.71 | 293.15 | 270.64 | 498.15 | 356.30 | 703.15 | 401.23 |
| 398.15 | 338.05 | 603.15 | 395.21 | 298.15 | 275.05 | 503.15 | 357.86 | 708.15 | 402.76 |
| 403.15 | 342.29 | 608.15 | 396.98 | 303.15 | 275.56 | 508.15 | 359.54 | 713.15 | 403.57 |
| 408.15 | 342.78 | 613.15 | 397.11 | 308.15 | 283.78 | 513.15 | 361.36 | 718.15 | 400.51 |
| 413.15 | 344.83 | 618.15 | 398.76 | 313.15 | 285.63 | 518.15 | 362.90 | 723.15 | 406.42 |
| 418.15 | 347.46 | 623.15 | 400.85 | 318.15 | 293.52 | 523.15 | 364.40 |  |  |
| 423.15 | 349.79 |  |  | 323.15 | 296.59 | 543.15 | 366.67 |  |  |

Appendix C. Low-temperature PPMS heat capacities of periclase with M = 40.304 g/mol.

Appendix C

| T | Cp | 1 σ | T | Cp | 1 σ | T | Cp | 1 σ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [K] | [J/(mol K)] |  | [K] | [J/(mol K)] |  | [K] | [J/(mol K)] |  |
|  | Periclase |  | 19.79 | 0.0773 | 0.0009 | 85.87 | 5.34 | 0.06 |
| 5.060 | 0.00263 | 0.00003 | 19.79 | 0.0774 | 0.0009 | 86.05 | 5.38 | 0.06 |
| 5.065 | 0.00260 | 0.00003 | 21.95 | 0.098 | 0.001 | 86.05 | 5.38 | 0.06 |
| 5.065 | 0.00259 | 0.00003 | 21.98 | 0.098 | 0.001 | 95.38 | 7.08 | 0.08 |
| 5.614 | 0.00351 | 0.00005 | 21.98 | 0.098 | 0.001 | 95.55 | 7.13 | 0.08 |
| 5.622 | 0.00353 | 0.00004 | 24.37 | 0.125 | 0.002 | 95.56 | 7.13 | 0.08 |
| 5.624 | 0.00350 | 0.00004 | 24.41 | 0.127 | 0.002 | 106.0 | 9.2 | 0.1 |
| 6.227 | 0.00467 | 0.00006 | 24.42 | 0.127 | 0.002 | 106.1 | 9.3 | 0.1 |
| 6.239 | 0.00466 | 0.00005 | 27.07 | 0.167 | 0.003 | 106.1 | 9.2 | 0.1 |
| 6.243 | 0.00465 | 0.00005 | 27.11 | 0.165 | 0.002 | 117.7 | 11.7 | 0.1 |
| 6.924 | 0.00614 | 0.00007 | 27.13 | 0.167 | 0.002 | 117.8 | 11.7 | 0.1 |
| 6.932 | 0.00617 | 0.00007 | 30.07 | 0.216 | 0.003 | 117.9 | 11.7 | 0.1 |
| 6.933 | 0.00616 | 0.00007 | 30.12 | 0.217 | 0.003 | 130.7 | 14.4 | 0.2 |
| 7.688 | 0.00813 | 0.00009 | 30.13 | 0.217 | 0.003 | 130.9 | 14.5 | 0.2 |
| 7.695 | 0.00815 | 0.00010 | 33.40 | 0.290 | 0.004 | 130.9 | 14.5 | 0.2 |
| 7.696 | 0.00816 | 0.00010 | 33.44 | 0.289 | 0.004 | 145.2 | 17.3 | 0.2 |
| 8.536 | 0.0108 | 0.0001 | 33.47 | 0.294 | 0.004 | 145.4 | 17.4 | 0.2 |
| 8.547 | 0.0107 | 0.0001 | 37.07 | 0.384 | 0.005 | 145.4 | 17.4 | 0.2 |
| 8.549 | 0.0107 | 0.0001 | 37.16 | 0.389 | 0.005 | 161.3 | 20.4 | 0.2 |
| 9.484 | 0.0138 | 0.0002 | 37.17 | 0.389 | 0.005 | 161.5 | 20.5 | 0.2 |
| 9.495 | 0.0139 | 0.0002 | 41.19 | 0.525 | 0.006 | 161.5 | 20.5 | 0.2 |
| 9.497 | 0.0139 | 0.0002 | 41.27 | 0.533 | 0.006 | 179.1 | 23.5 | 0.3 |
| 10.55 | 0.0179 | 0.0002 | 41.28 | 0.540 | 0.007 | 179.3 | 23.6 | 0.3 |
| 10.56 | 0.0181 | 0.0002 | 45.73 | 0.733 | 0.009 | 179.3 | 23.6 | 0.3 |
| 10.56 | 0.0180 | 0.0002 | 45.83 | 0.742 | 0.009 | 199.0 | 26.6 | 0.3 |
| 11.70 | 0.0232 | 0.0003 | 45.85 | 0.742 | 0.009 | 199.1 | 26.7 | 0.3 |
| 11.71 | 0.0231 | 0.0003 | 50.79 | 1.03 | 0.01 | 199.2 | 26.7 | 0.3 |
| 11.72 | 0.0231 | 0.0003 | 50.91 | 1.05 | 0.01 | 221.0 | 29.8 | 0.3 |
| 12.99 | 0.0294 | 0.0003 | 50.92 | 1.05 | 0.01 | 221.2 | 29.8 | 0.3 |
| 13.01 | 0.0296 | 0.0003 | 56.41 | 1.47 | 0.02 | 221.2 | 29.8 | 0.3 |
| 13.01 | 0.0296 | 0.0003 | 56.55 | 1.49 | 0.02 | 245.5 | 32.8 | 0.4 |
| 14.43 | 0.0374 | 0.0004 | 56.55 | 1.48 | 0.02 | 245.6 | 32.8 | 0.4 |
| 14.44 | 0.0376 | 0.0004 | 62.65 | 2.06 | 0.02 | 245.6 | 32.8 | 0.4 |
| 14.44 | 0.0380 | 0.0005 | 62.81 | 2.08 | 0.02 | 272.7 | 35.5 | 0.4 |
| 16.02 | 0.0475 | 0.0006 | 62.82 | 2.09 | 0.02 | 272.8 | 35.5 | 0.4 |
| 16.04 | 0.0479 | 0.0006 | 69.59 | 2.89 | 0.03 | 272.8 | 35.5 | 0.4 |
| 16.05 | 0.0486 | 0.0007 | 69.77 | 2.92 | 0.03 | 302.9 | 38.0 | 0.4 |
| 17.79 | 0.0601 | 0.0007 | 69.77 | 2.92 | 0.03 | 302.9 | 38.0 | 0.4 |
| 17.81 | 0.0606 | 0.0007 | 77.30 | 3.97 | 0.05 | 302.9 | 38.0 | 0.4 |
| 17.82 | 0.0615 | 0.0009 | 77.48 | 4.01 | 0.05 |  |  |  |
| 19.76 | 0.0767 | 0.0009 | 77.49 | 4.01 | 0.05 |  |  |  |