Table 2. Calculated (Fc) and observed (Fo) structure factors for the crystal structure of melliniite

| h | k | l | Fc | Fo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 1 | 5.30 | 5.44 |
| 1 | 1 | 1 | 849.63 | 853.70 |
| 0 | 0 | 2 | 364.05 | 435.17 |
| 1 | 0 | 2 | 203.85 | 205.50 |
| 0 | 1 | 2 | 3917.70 | 4189.86 |
| 1 | 1 | 2 | 759.45 | 935.75 |
| 0 | 2 | 2 | 31.39 | 32.25 |
| 1 | 2 | 2 | 27036.60 | 27273.90 |
| 2 | 2 | 2 | 615.65 | 697.87 |
| 1 | 0 | 3 | 14335.50 | 13902.41 |
| 2 | 0 | 3 | 390.56 | 376.06 |
| 0 | 1 | 3 | 21505.72 | 25401.42 |
| 1 | 1 | 3 | 6655.75 | 6508.08 |
| 2 | 1 | 3 | 598.38 | 622.70 |
| 0 | 2 | 3 | 193.27 | 233.77 |
| 1 | 2 | 3 | 2239.40 | 2268.21 |
| 2 | 2 | 3 | 21.59 | 22.08 |
| 0 | 3 | 3 | 59.68 | 67.06 |
| 1 | 3 | 3 | 315.20 | 304.53 |
| 2 | 3 | 3 | 1124.95 | 1072.23 |
| 3 | 3 | 3 | 1048.16 | 1076.02 |
| 0 | 0 | 4 | 214.67 | 216.48 |
| 1 | 0 | 4 | 564.62 | 572.33 |
| 2 | 0 | 4 | 4672.60 | 4996.42 |
| 3 | 0 | 4 | 3059.61 | 2916.52 |
| 0 | 1 | 4 | 141.96 | 135.21 |
| 1 | 1 | 4 | 3036.93 | 3183.91 |
| 2 | 1 | 4 | 393.97 | 373.71 |
| 3 | 1 | 4 | 5708.71 | 5441.77 |
| 0 | 2 | 4 | 2512.66 | 2616.82 |
| 1 | 2 | 4 | 108.04 | 100.11 |
| 2 | 2 | 4 | 1011.19 | 1000.19 |
| 3 | 2 | 4 | 2477.20 | 2568.05 |
| 0 | 3 | 4 | 115.42 | 112.41 |
| 1 | 3 | 4 | 5457.20 | 5242.43 |
| 2 | 3 | 4 | 3863.48 | 3944.46 |
| 3 | 3 | 4 | 895.68 | 831.71 |
| 0 | 4 | 4 | 462.20 | 446.42 |
| 1 | 4 | 4 | 64.28 | 63.85 |
| 2 | 4 | 4 | 3609.28 | 3332.58 |
| 3 | 4 | 4 | 125.85 | 136.00 |
| 4 | 4 | 4 | 201.03 | 198.83 |
| 1 | 0 | 5 | 567.19 | 568.66 |
| 2 | 0 | 5 | 5042.49 | 5691.38 |
| 3 | 0 | 5 | 187.66 | 198.28 |
| 4 | 0 | 5 | 158.75 | 153.90 |
| 0 | 1 | 5 | 1526.34 | 1724.12 |
| 1 | 1 | 5 | 2955.21 | 3107.74 |
| 2 | 1 | 5 | 455.47 | 446.35 |
| 3 | 1 | 5 | 1614.04 | 1731.38 |
| 4 | 1 | 5 | 66.61 | 66.74 |
| 0 | 2 | 5 | 4526.78 | 4499.49 |
| 1 | 2 | 5 | 1909.29 | 2140.82 |
| 2 | 2 | 5 | 3.53 | 3.88 |
| 3 | 2 | 5 | 248.52 | 229.58 |
| 4 | 2 | 5 | 83.01 | 87.29 |
| 0 | 3 | 5 | 26.60 | 27.12 |
| 1 | 3 | 5 | 1607.89 | 1537.83 |
| 2 | 3 | 5 | 1297.88 | 1397.30 |
| 3 | 3 | 5 | 675.68 | 690.60 |
| 4 | 3 | 5 | 219.79 | 212.67 |
| 0 | 4 | 5 | 147.10 | 155.86 |
| 1 | 4 | 5 | 193.25 | 186.05 |
| 2 | 4 | 5 | 149.51 | 139.55 |
| 3 | 4 | 5 | 34.54 | 36.84 |
| 4 | 4 | 5 | 784.11 | 770.27 |
| 0 | 5 | 5 | 1924.77 | 1777.81 |
| 1 | 5 | 5 | 203.06 | 213.95 |
| 2 | 5 | 5 | 200.89 | 196.84 |
| 3 | 5 | 5 | 728.98 | 689.32 |
| 4 | 5 | 5 | 122.91 | 127.82 |
| 5 | 5 | 5 | 35.25 | 32.09 |
| 0 | 0 | 6 | 24.14 | 24.11 |
| 1 | 0 | 6 | 2285.91 | 2552.81 |
| 2 | 0 | 6 | 251.82 | 260.67 |
| 3 | 0 | 6 | 716.69 | 696.16 |
| 4 | 0 | 6 | 11.73 | 11.54 |
| 5 | 0 | 6 | 1039.51 | 1020.32 |
| 0 | 1 | 6 | 2045.65 | 2096.66 |
| 1 | 1 | 6 | 1160.77 | 1262.19 |
| 2 | 1 | 6 | 682.18 | 680.98 |
| 3 | 1 | 6 | 219.94 | 210.24 |
| 4 | 1 | 6 | 587.19 | 634.99 |
| 5 | 1 | 6 | 236.17 | 226.36 |
| 0 | 2 | 6 | 760.83 | 751.25 |
| 1 | 2 | 6 | 318.47 | 335.44 |
| 2 | 2 | 6 | 141.04 | 140.59 |
| 3 | 2 | 6 | 1168.97 | 1159.56 |
| 4 | 2 | 6 | 800.80 | 845.39 |
| 5 | 2 | 6 | 51.81 | 49.77 |
| 0 | 3 | 6 | 1162.78 | 1116.67 |
| 1 | 3 | 6 | 210.07 | 233.46 |
| 2 | 3 | 6 | 671.85 | 682.45 |
| 3 | 3 | 6 | 5.11 | 4.58 |
| 4 | 3 | 6 | 215.47 | 224.55 |
| 5 | 3 | 6 | 502.05 | 478.49 |
| 0 | 4 | 6 | 72.98 | 68.35 |
| 1 | 4 | 6 | 290.02 | 303.42 |
| 2 | 4 | 6 | 416.51 | 403.40 |
| 3 | 4 | 6 | 659.14 | 600.36 |
| 4 | 4 | 6 | 9.10 | 9.11 |
| 5 | 4 | 6 | 256.48 | 248.27 |
| 0 | 5 | 6 | 1378.48 | 1266.05 |
| 1 | 5 | 6 | 163.17 | 170.72 |
| 2 | 5 | 6 | 138.69 | 138.53 |
| 3 | 5 | 6 | 435.94 | 421.74 |
| 4 | 5 | 6 | 119.41 | 121.48 |
| 5 | 5 | 6 | 111.69 | 104.08 |
| 0 | 6 | 6 | 211.91 | 193.41 |
| 1 | 6 | 6 | 73.98 | 78.02 |
| 2 | 6 | 6 | 48.75 | 48.94 |
| 3 | 6 | 6 | 31.97 | 29.71 |
| 4 | 6 | 6 | 4.17 | 3.30 |
| 5 | 6 | 6 | 4.73 | 3.86 |
| 1 | 0 | 7 | 292.60 | 288.31 |
| 2 | 0 | 7 | 239.73 | 270.48 |
| 3 | 0 | 7 | 342.29 | 327.46 |
| 4 | 0 | 7 | 1.86 | 2.04 |
| 5 | 0 | 7 | 118.85 | 129.81 |
| 6 | 0 | 7 | 33.88 | 30.78 |
| 0 | 1 | 7 | 75.80 | 76.08 |
| 1 | 1 | 7 | 109.25 | 125.01 |
| 2 | 1 | 7 | 595.86 | 601.04 |
| 3 | 1 | 7 | 594.22 | 583.21 |
| 4 | 1 | 7 | 346.54 | 382.45 |
| 5 | 1 | 7 | 26.33 | 25.20 |
| 6 | 1 | 7 | 51.88 | 47.39 |
| 0 | 2 | 7 | 143.55 | 166.15 |
| 1 | 2 | 7 | 456.04 | 464.12 |
| 2 | 2 | 7 | 165.38 | 154.38 |
| 3 | 2 | 7 | 855.46 | 942.15 |
| 4 | 2 | 7 | 72.51 | 74.63 |
| 5 | 2 | 7 | 321.48 | 298.25 |
| 6 | 2 | 7 | 93.61 | 96.77 |
| 0 | 3 | 7 | 442.81 | 434.57 |
| 1 | 3 | 7 | 456.87 | 423.89 |
| 2 | 3 | 7 | 670.29 | 744.02 |
| 3 | 3 | 7 | 14.81 | 16.38 |
| 4 | 3 | 7 | 65.12 | 62.66 |
| 5 | 3 | 7 | 24.85 | 24.89 |
| 6 | 3 | 7 | 71.88 | 67.20 |
| 0 | 4 | 7 | 417.45 | 419.87 |
| 1 | 4 | 7 | 163.52 | 182.04 |
| 2 | 4 | 7 | 289.96 | 278.31 |
| 3 | 4 | 7 | 97.95 | 86.26 |
| 4 | 4 | 7 | 205.26 | 219.52 |
| 5 | 4 | 7 | 94.99 | 91.66 |
| 6 | 4 | 7 | 100.94 | 87.84 |
| 0 | 5 | 7 | 31.69 | 35.65 |
| 1 | 5 | 7 | 11.71 | 12.08 |
| 2 | 5 | 7 | 404.42 | 425.75 |
| 3 | 5 | 7 | 104.09 | 107.03 |
| 4 | 5 | 7 | 42.97 | 41.84 |
| 5 | 5 | 7 | 36.24 | 37.19 |
| 0 | 6 | 7 | 116.42 | 122.76 |
| 1 | 6 | 7 | 14.26 | 14.25 |
| 2 | 6 | 7 | 19.62 | 21.02 |
| 3 | 6 | 7 | 131.72 | 134.06 |
| 0 | 7 | 7 | 56.59 | 52.51 |
| 1 | 7 | 7 | 157.25 | 159.56 |
| 2 | 7 | 7 | 85.10 | 85.75 |
| 3 | 7 | 7 | 50.20 | 46.73 |
| 0 | 0 | 8 | 873.24 | 928.00 |
| 1 | 0 | 8 | 470.37 | 526.08 |
| 2 | 0 | 8 | 221.49 | 229.99 |
| 3 | 0 | 8 | 117.33 | 117.05 |
| 4 | 0 | 8 | 110.35 | 115.62 |
| 5 | 0 | 8 | 5.29 | 4.75 |
| 6 | 0 | 8 | 1.92 | 1.88 |
| 0 | 1 | 8 | 79.77 | 82.65 |
| 1 | 1 | 8 | 585.47 | 562.17 |
| 2 | 1 | 8 | 119.01 | 128.07 |
| 3 | 1 | 8 | 61.51 | 66.45 |
| 4 | 1 | 8 | 152.28 | 140.32 |
| 5 | 1 | 8 | 115.42 | 119.25 |
| 6 | 1 | 8 | 112.06 | 108.53 |
| 0 | 2 | 8 | 413.60 | 361.13 |
| 1 | 2 | 8 | 25.82 | 27.02 |
| 2 | 2 | 8 | 327.41 | 360.96 |
| 3 | 2 | 8 | 56.82 | 51.75 |
| 4 | 2 | 8 | 13.56 | 13.42 |
| 5 | 2 | 8 | 63.57 | 65.97 |
| 0 | 3 | 8 | 436.34 | 399.60 |
| 1 | 3 | 8 | 191.12 | 196.05 |
| 2 | 3 | 8 | 22.53 | 22.15 |
| 3 | 3 | 8 | 51.28 | 44.99 |
| 4 | 3 | 8 | 23.64 | 23.45 |
| 5 | 3 | 8 | 66.81 | 68.24 |
| 0 | 4 | 8 | 72.33 | 71.05 |
| 1 | 4 | 8 | 54.20 | 59.86 |
| 2 | 4 | 8 | 40.47 | 43.01 |
| 3 | 4 | 8 | 107.42 | 98.84 |
| 4 | 4 | 8 | 34.22 | 34.46 |
| 5 | 4 | 8 | 177.70 | 175.44 |
| 0 | 5 | 8 | 7.58 | 6.44 |
| 1 | 5 | 8 | 133.78 | 133.02 |
| 2 | 5 | 8 | 58.27 | 61.28 |
| 3 | 5 | 8 | 14.29 | 12.82 |
| 4 | 5 | 8 | 91.05 | 89.56 |
| 0 | 6 | 8 | 11.81 | 12.22 |
| 1 | 6 | 8 | 97.88 | 85.51 |
| 2 | 6 | 8 | 84.93 | 82.25 |