Table 5 (deposited). Refined and calculated site occupancy for octahedral sites.  Estimated standard deviations in parenthesis.

|  |  | Hirukawa | Mokrusha | Boise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 octahedral site |  |  |  |  |
| Li |  | 0.72 | 0.66 | 0.51 |
| Fe |  | 0.19 | 0.17 | 0.22 |
| Mn |  | 0.08 | 0.16 | 0.26 |
| Mg |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Sum |  | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| m.e.c. (Xref) |  | 9.22(7) | 10.59(8) | 14.04(7) |
| m.e.c. (calc) |  | 9.22 | 10.52 | 13.87 |
| M2 octahedral site |  |  |  |  |
| Al |  | 1.00 | 1.00 | 0.91 |
| Li |  | -- | -- | 0.05 |
| Ti |  | -- | -- | 0.02 |
| Mg |  | -- | -- | 0.02 |
| Sum |  | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| m.e.c. (Xref) |  | 13.03(4) | 12.98(8) | 12.60(6) |
| m.e.c. (calc) |  | 13.00 | 13.00 | 12.66 |
| M3 octahedral site |  |  |  |  |
| Li |  | 0.72 | 0.66 | 0.50 |
| Fe |  | 0.19 | 0.19 | 0.24 |
| Mn |  | 0.09 | 0.15 | 0.26 |
| Sum |  | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| m.e.c. (Xref) |  | 9.37(7) | 10.49(8) | 13.58(6) |
| m.e.c. (calc) |  | 9.35 | 10.67 | 14.24 |
| Octahedral sheet |  |  |  |  |
| M1+M2+M3 (Xref) |  | 31.62 | 33.07 | 40.22 |
| M1+M2+M3 (calc) |  | 31.57 | 34.19 | 40.77 |
| Notes: Xref = X-ray refinement; epma = electron probe microanalysis; calc = calculated using epma and Xref results. m.e.c. = mean electron count. |  |  |  |  |