Table 2b. Data collection parameters and results of structure refinement for (Co1–xCux)SO4·5H2O

| xCu | 0.97 | 1.00 |
| --- | --- | --- |
| Space group | P–1 | P–1 |
| Z | 2 | 2 |
| Lattice parameters: a (Å) b (Å) c (Å)   (°)  (°)  (°) | 6.1181(6) 10.7059(11) 5.9599(6) 82.269(1) 107.336(1) 102.600(1) | 6.1134(4) 10.7116(6) 5.9584(3) 82.376(1) 107.323(1) 102.594(1) |
| V (Å3) | 362.65(6) | 363.58(4) |
| Density(calc) (mg/cm3) | 2.287 | 2.287 |
| Crystal size (mm3) | 0.23  0.20  0.16 | 0.18  0.17  0.12 |
| Crystal color | blue | blue |
|  range data collection (°) | 1.95–28.26 | 1.95–28.74 |
| Index range: h k l | –8 ... 7 –13 ... 14 –7 ... 7 | –7 ... 7 –14 ... 14 –7 ... 7 |
| Reflections collected | 4463 | 4494 |
| Independent reflections | 1718 | 1731 |
| Rint (%) | 2.76 | 6.68 |
| Completeness of data (%) | 95.6 | 92.0 |
| No. of parameters | 144 | 144 |
| R1 index [I > 2] (%) | 1.94 | 1.96 |
| R1 all data (%) | 1.99 | 2.02 |
| wR2 index [I > 2] (%) | 5.45 | 5.48 |
| wR2 index (%) | 5.49 | 5.52 |
| Goodness-of-fit on F2 | 1.065 | 1.092 |
| Extinction coefficient | 0.036 | 0.086 |
| Largest diff. peak (e Å–3) | 0.304 | 0.319 |
| Largest diff. hole (e Å–3) | –0.442 | –0.369 |