DEPOSIT ITEM

Table 3. Atomic fractional coordinates and isotropic thermal parameters (Å2) of clinopyroxenes

Samples		U947	Ud2290	Ud160	Ud146	90-394	Ud94	Ud31	90-390	Ud685

M2	y/b	0.3022(1)	0.3018(1)	0.3010(2)	0.3004(2)	0.3024(1)	0.3008(2)	0.3006(2)	0.3013(1)	0.30150(9)

Ueq	0.0098(1)	0.0102(2)	0.0106(2)	0.0109(3)	0.0103(1)	0.0096(2)	0.0104(3)	0.0103(1)	0.0096(1)

M2’	y/b	0.280(3)	0.271(4)	0.274(2)	0.2702(9)	0.260(12)	0.2680(9)	0.2688(8)	0.271(1)	0.265(2)

Ueq	0.018(7)	0.020(7)	0.015(2)	0.013(1)	0.01(1)	0.014(1)	0.012(1)	0.012(2)	0.010(2)

M1	y/b	0.90554(4)	0.90535(4)	0.90516(4)	0.90519(6)	0.90627(6)	0.90528(5)	0.90485(7)	0.90582(5)	0.90638(5)

Ueq	0.0060(1)	0.0063(1)	0.0066(1)	0.0073(2)	0.0068(1)	0.0071(1)	0.0074(2)	0.0072(1)	0.0067(1)

T	x/a	0.28883(3)	0.28890(3)	0.28876(3)	0.28924(4)	0.28767(3)	0.28874(3)	0.28950(5)	0.28783(3)	0.28736(3)

y/b	0.09298(3)	0.09288(3)	0.09252(3)	0.09227(4)	0.09296(3)	0.09236(3)	0.09213(5)	0.09254(3)	0.09281(3)

z/c	0.22748(5)	0.22796(5)	0.23092(5)	0.23416(7)	0.22700(6)	0.23281(6)	0.23560(9)	0.23066(6)	0.22950(5)

Ueq	0.00516(7)	0.00533(7)	0.00580(7)	0.0065(1)	0.0055(1)	0.00618(8)	0.0067(1)	0.0060(1)	0.00550(7)

O1	x/a	0.11104(7)	0.11114(7)	0.11274(8)	0.1140(1)	0.11234(9)	0.11407(9)	0.1152(1)	0.11436(9)	0.11413(8)

y/b	0.07873(9)	0.07890(8)	0.08111(9)	0.0831(1)	0.0814(1)	0.0834(1)	0.0844(1)	0.0838(1)	0.08405(8)

z/c	0.1317(1)	0.1322(1)	0.1357(2)	0.1382(2)	0.1350(2)	0.1383(2)	0.1396(3)	0.1392(2)	0.1386(2)

Ueq	0.0101(1)	0.0102(1)	0.0116(1)	0.0117(2)	0.0112(2)	0.0111(1)	0.0108(2)	0.0114(2)	0.0102(1)

O2	x/a	0.36056(8)	0.36052(8)	0.36090(9)	0.3621(1)	0.3607(1)	0.3617(1)	0.3628(2)	0.3608(1)	0.36073(9)

y/b	0.25860(8)	0.25853(8)	0.25601(9)	0.2543(1)	0.2557(1)	0.2540(1)	0.2530(1)	0.2529(1)	0.25286(9)

z/c	0.3023(1)	0.3028(1)	0.3092(2)	0.3149(2)	0.3085(2)	0.3146(2)	0.3189(3)	0.3135(2)	0.3136(2)

Ueq	0.0104(1)	0.0106(1)	0.0120(1)	0.0139(2)	0.0113(2)	0.0132(2)	0.0145(2)	0.0120(2)	0.0112(1)

O3	x/a	0.35260(7)	0.35258(7)	0.35240(7)	0.3524(1)	0.35193(9)	0.35202(8)	0.3521(1)	0.35160(8)	0.35141(7)

y/b	0.01188(8)	0.01181(8)	0.01319(9)	0.0145(1)	0.0145(1)	0.0150(1)	0.0158(2)	0.0156(1)	0.01598(8)

z/c	0.00093(1)	0.0013(1)	0.0032(1)	0.0048(2)	-0.0024(2)	0.0026(2)	0.0042(2)	-0.0002(2)	-0.0018(1)

Ueq	0.0082(1)	0.0084(1)	0.0092(1)	0.0106(2)	0.0087(2)	0.0100(1)	0.0107(2)	0.0090(2)	0.0085(1)

DEPOSIT ITEM

Table 4. Bond distances (Å) and polyhedral volumes (Å3) of clinopyroxenes

Samples		U947	Ud2290	Ud160	Ud146	90-394	Ud94	Ud31	90-390	Ud685

M2-O1		2.377(1)	2.374(1)	2.369(2)	2.361(2)	2.381(1) 	2.364(1) 	2.364(2)	2.369(1)	2.370(1)

M2-O2		2.3905(8)	2.3886(7)	2.3618(8)	2.329(1)	2.3783(9)	2.337(1) 	2.312(2)	2.352(1)	2.3532(8)

M2-O3		2.432(1)	2.434(1)	2.461(2)	2.478(2)	2.484(1)	2.488(1) 	2.495(2) 	2.508(1)	2.514(1)

M2-O3		2.716(1)	2.7225(9)	2.741(1)	2.752(2)	2.712(1)	2.742(1) 	2.748(2)	2.731(1)	2.7237(9)

<M2-O>		2.479	2.480	2.483	2.480	2.489	2.483	2.480	2.490	2.492

M1-O1		1.9734(7)	1.9763(7)	2.0004(8)	2.012(1)	2.0048(9)	2.0172(9) 	2.024(1) 	2.0293(9)	2.0264(8)

M1-O1		2.0355(8)	2.0392(8)	2.0687(9)	2.091(1)	2.065(1)	2.0936(9) 	2.111(1) 	2.096(1)	2.0947(8)

M1-O2		1.9170(8)	1.9191(7)	1.9546(8)	1.975(1)	1.967(1)	1.9813(9) 	1.990(1)	1.9982(9)	2.0039(8)

<M1-O>		1.975	1.978	2.008	2.026	2.012	2.031	2.042	2.041	2.042

T-O1		1.6220(7)	1.6226(7)	1.6163(8)	1.614(1)	1.6166(9)	1.6105(8) 	1.610(1)	1.6058(9)	1.6059(8)

T-O2		1.5911(7)	1.5916(7)	1.5900(8)	1.589(1)	1.5949(9)	1.5891(9) 	1.589(1)	1.5865(9)	1.5873(8)

T-O3		1.6405(7)	1.6424(6)	1.6462(7)	1.649(1)	1.6535(9)	1.6510(8) 	1.651(1) 	1.6538(8)	1.6567(7)

T-O3		1.6550(7)	1.6545(7)	1.6619(7)	1.662(1)	1.6705(9)	1.6637(8) 	1.662(1)	1.6716(8)	1.6735(7)

<T-O>		1.627	1.628	1.629	1.628	1.629	1.628	1.628	1.629	1.631

VM2		25.030	25.063	25.216	25.139	25.409	25.242	25.171	25.477	25.496

VM1		10.111	10.157	10.652	10.970	10.728	11.041	11.236	11.225	11.233

VT		2.193	2.196	2.200	2.199	2.221	2.202	2.199	2.204	2.209