Table D2. Bond lengths [Å] and angles [°] for Ge-Ringwoodite.

| Ge-O(1) | 1.782(9) |
| --- | --- |
| Ge-O | 1.782(9) |
| Ge-O(2) | 1.782(9) |
| Ge-O(3) | 1.782(9) |
| Mg-O(4) | 2.063(5) |
| Mg-O | 2.063(5) |
| Mg-O(5) | 2.063(5) |
| Mg-O(6) | 2.063(5) |
| Mg-O(7) | 2.063(5) |
| Mg-O(8) | 2.063(5) |
| O(1)-Ge-O | 109.5 |
| O(1)-Ge-O(2) | 109.471(1) |
| O-Ge-O(2) | 109.5 |
| O(1)-Ge-O(3) | 109.471(1) |
| O-Ge-O(3) | 109.471(1) |
| O(2)-Ge-O(3) | 109.5 |
| O(4)-Mg-O | 89.9(3) |
| O(4)-Mg-O(5) | 180.0 |
| O-Mg-O(5) | 90.1(3) |
| O(4)-Mg-O(6) | 90.1(3) |
| O-Mg-O(6) | 89.9(3) |
| O(5)-Mg-O(6) | 89.9(3) |
| O(4)-Mg-O(7) | 89.9(3) |
| O-Mg-O(7) | 90.1(3) |
| O(5)-Mg-O(7) | 90.1(3) |
| O(6)-Mg-O(7) | 180.0 |
| O(4)-Mg-O(8) | 90.1(3) |
| O-Mg-O(8) | 180.0 |
| O(5)-Mg-O(8) | 89.9(3) |
| O(6)-Mg-O(8) | 90.1(3) |
| O(7)-Mg-O(8) | 89.9(3) |