Table D4. Selected bond lengths [Å] for Ge-anhB.

| Ge(1)-O(7) | 1.897(3) | Mg(3) -O(9) | 2.030(4) |
| --- | --- | --- | --- |
| Ge(1)-O(7) | 1.897(3) | Mg(3) -O(9) | 2.030(4) |
| Ge(1)-O(7) | 1.897(3) | Mg(3) -O(3) | 2.104(5) |
| Ge(1)-O(7) | 1.897(3) | Mg(3) -O(1) | 2.113(5) |
| Ge(1)-O(2) | 1.925(5) | Mg(3) -O(7) | 2.223(4) |
| Ge(1)-O(2) | 1.925(5) | Mg(3) -O(7) | 2.223(4) |
| Ge(2)-O(3) | 1.780(5) | Mg(4) -O(6) | 1.995(5) |
| Ge(2)-O(1) | 1.782(5) | Mg(4) -O(8) | 2.082(4) |
| Ge(2)-(8) | 1.784(3) | Mg(4) –O(8) | 2.082(4) |
| Ge(2)-(8) | 1.784(3) | Mg(4) -O(9) | 2.108(4) |
| Ge(3)-(4) | 1.710(5) | Mg(4) -O(9) | 2.108(4) |
| Ge(3)-O(9) | 1.754(3) | Mg(4) -O(5) | 2.278(5) |
| Ge(3)-O(9) | 1.754(3) | Mg(5) -O(4) | 2.028(3) |
| Ge(3)-O(6) | 1.772(5) | Mg(5) -O(2) | 2.066(4) |
| Mg(1)-O(4) | 2.006(5) | Mg(5) -O(8) | 2.077(4) |
| Mg(1)-O(4) | 2.006(5) | Mg(5) -O(1) | 2.119(4) |
| Mg(1)-O(8) | 2.114(4) | Mg(5) -O(5) | 2.123(4) |
| Mg(1)-O(8) | 2.114(4) | Mg(5) -O(7) | 2.131(4) |
| Mg(1)-O(8) | 2.114(4) | Mg(6) -O(6) | 2.069(4) |
| Mg(1)-O(8) | 2.114(4) | Mg(6) -O(3) | 2.086(4) |
| Mg(2)-O(7) | 2.130(4) | Mg(6) -O(2) | 2.094(4) |
| Mg(2)-O(7) | 2.130(4) | Mg(6) -O(7) | 2.112(4) |
| Mg(2)-O(5) | 2.138(5) | Mg(6) -O(5) | 2.117(4) |
| Mg(2)-O(5) | 2.138(5) | Mg(6) -O(9) | 2.156(4) |