Appendix 1. Atomic coordinates and isotropic displacement factors for 100 K

palygorskite (Korea)

| Atom | x | y | z | Site occupancy Factor | Uiso (Å2 )* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | 0 | 0.0808(6) | 0.5 | 1.0 | 0.017(2) |
| M2 | 0 | 0.1678(7) | 0 | 1.0 | 0.017(2) |
| Si1 | 0.2140(7) | 0.0845(3) | 0.972(2) | 1.0 | 0.017 (1) |
| Si2 | 0.2081(6) | 0.1640(3) | 0.476(2) | 1.0 | 0.017 (1) |
| O1 | 0.069(2) | 0 | 0.371(4) | 1.0 | 0.01 (1) |
| O2 | 0.089(1) | 0.0869(6) | 0.873(3) | 1.0 | 0.01 (1) |
| O3 | 0.080(1) | 0.1600(7) | 0.414(3) | 1.0 | 0.01(1) |
| O4 | 0.096(1) | 0.2515(6) | 0.916(2) | 1.0 | 0.01(1) |
| O5 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 1.0 | 0.01(1) |
| O6 | 0.252(2) | 0 | 0.973(4) | 1.0 | 0.01(1) |
| O7 | 0.261(1) | 0.1321(8) | 0.253(3) | 1.0 | 0.01(1) |
| O8 | 0.271(1) | 0.1276(8) | 0.768(2) | 1.0 | 0.01(1) |
| OW1 | 0.446(3) | 0 | 0.684(6) | 0.92(2) | 0.16(1) |
| OW2 | 0.5 | 0.1522(9) | 0.5 | 1.16(1 ) | 0.05(1) |

*Isotropic displacement factors for same atom types were constrained to be equal