|  | Isoferroplatinum Pt3Fe |  |  |  |  |  | Pt-Fe-(Cu) system |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Tetraferroplatinum Pt-Fe |  |  |  |  | Tulameenite Pt-Fe-Cu |  |  |  |  |  |  |
| Sample n° | PGB1_13 | PGB1_16b | PGB7_8b | PGB7_8a | PGB7_13n | PGB6_19a | PGB1_5a | PGB1_16b | PGB7_13m | PGB5_1 | PGB5_1 | PGB1_6 | PGB1_7a | PGB5_6 | PGB5_6 | PGB5_8 | PGB7_7b | PGB5_8 |
| Atomic percent |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pt | 65.45 | 65.26 | 69.43 | 58.26 | 64.29 | 65.97 | 44.31 | 47.02 | 37.99 | 39.27 | 38.88 | 41.71 | 38.10 | 38.88 | 40.33 | 42.85 | 50.60 | 47.00 |
| S | 0.26 | 0.23 | 0.00 | 0.13 | 0.46 | 0.12 | 0.31 | 0.02 | 2.99 | 2.41 | 2.76 | 0.29 | 0.15 | 0.25 | 0.19 | 0.15 | 0.21 | 0.19 |
| Fe | 25.08 | 24.91 | 22.92 | 26.47 | 21.51 | 21.39 | 41.66 | 40.21 | 50.61 | 48.09 | 48.03 | 27.94 | 24.76 | 26.78 | 27.82 | 26.52 | 27.27 | 20.32 |
| Pd | 2.74 | 2.33 | 0.20 | 2.70 | 1.82 | 2.38 | 1.35 | 1.49 | 1.50 | 0.55 | 0.75 | 6.90 | 6.15 | 12.07 | 11.18 | 8.64 | 1.09 | 2.76 |
| As | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.18 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.10 | 0.00 | 0.20 | 0.05 | 0.00 | 0.07 |
| Ni | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.79 | 0.43 | 0.14 | 0.55 | 1.45 | 0.05 | 0.22 | 0.10 | 0.22 | 0.31 | 0.80 | 0.92 | 0.66 | 0.86 | 1.17 |
| Cu | 0.22 | 0.18 | 0.72 | 3.69 | 4.04 | 0.75 | 0.64 | 1.63 | 0.06 | 0.00 | 0.13 | 12.60 | 14.86 | 20.23 | 17.74 | 20.48 | 19.06 | 26.23 |
| Co | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ir | 0.11 | 0.00 | 0.37 | 0.09 | 0.18 | 0.22 | 0.40 | 0.11 | 0.00 | 0.22 | 0.01 | 0.12 | 0.18 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.03 |
| Cr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.35 | 0.16 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 0.00 | 0.11 | 0.06 | 0.19 | 0.14 | 0.02 | 0.00 | 0.06 |
| Rh | 0.39 | 0.43 | 1.19 | 0.32 | 0.46 | 0.75 | 0.28 | 0.30 | 0.38 | 0.31 | 0.20 | 0.76 | 0.28 | 0.15 | 0.02 | 0.51 | 0.48 | 0.42 |
| O | 5.76 | 6.32 | 5.00 | 7.42 | 6.40 | 7.70 | 9.82 | 7.13 | 5.84 | 8.59 | 8.77 | 8.95 | 14.76 | 0.55 | 1.29 | 0.06 | 0.18 | 1.71 |
| Si | 0.00 | 0.01 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.22 | 0.13 | 0.00 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.10 | 0.03 |
| Mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.32 | 0.02 | 0.54 | 0.23 | 0.35 | 0.13 | 0.10 | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| Total | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

TABLE 1

Traore et al., 2007