Table 1c. Molar thermodynamic functions of melanophlogite from Racalmuto (46SiO2·3.59CH4·3.10N2·1.31CO2) at selected temperatures between 5 and 298.15 K (M = 2965.99 g/mol). Φm ≡ ΔT0Sm - ΔT0Hm/T.

| T | Cp,m | ΔT0Sm | ΔT0Hm/T | Φm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [K] | J/(mol·K) | J/(mol·K) | J/(mol·K) | J/(mol·K) |
| 5 | 7.69173 | 2.56439 | 1.92311 | 0.641277 |
| 10 | 48.0518 | 18.3329 | 13.4799 | 4.85298 |
| 15 | 113.977 | 49.6568 | 35.4782 | 14.1787 |
| 20 | 191.29 | 92.9393 | 64.6859 | 28.2535 |
| 25 | 268.62 | 143.88 | 97.6914 | 46.1881 |
| 30 | 345.704 | 199.769 | 132.696 | 67.0735 |
| 35 | 415.425 | 258.383 | 168.187 | 90.1966 |
| 40 | 479.741 | 318.1 | 203.154 | 114.946 |
| 45 | 540.793 | 378.155 | 237.301 | 140.854 |
| 50 | 599.581 | 438.194 | 270.607 | 167.587 |
| 55 | 656.414 | 498.021 | 303.112 | 194.909 |
| 60 | 711.328 | 557.504 | 334.855 | 222.649 |
| 65 | 764.324 | 616.547 | 365.865 | 250.682 |
| 70 | 815.483 | 675.072 | 396.164 | 278.908 |
| 75 | 865.009 | 733.033 | 425.778 | 307.255 |
| 80 | 913.247 | 790.404 | 454.743 | 335.662 |
| 85 | 960.674 | 847.195 | 483.111 | 364.084 |
| 90 | 1007.89 | 903.441 | 510.953 | 392.488 |
| 95 | 1055.6 | 959.209 | 538.359 | 420.85 |
| 100 | 1104.6 | 1014.59 | 565.439 | 449.155 |
| 110 | 1210.07 | 1124.72 | 619.153 | 505.567 |
| 120 | 1308.58 | 1234.3 | 672.574 | 561.723 |
| 130 | 1405.31 | 1342.88 | 725.223 | 617.655 |
| 140 | 1499.63 | 1450.5 | 777.191 | 673.306 |
| 150 | 1589.59 | 1557.06 | 828.38 | 728.678 |
| 160 | 1674.16 | 1662.38 | 878.628 | 783.749 |
| 170 | 1752.9 | 1766.26 | 927.77 | 838.495 |
| 180 | 1825.88 | 1868.55 | 975.664 | 892.886 |
| 190 | 1893.52 | 1969.1 | 1022.21 | 946.892 |
| 200 | 1956.54 | 2067.85 | 1067.37 | 1000.48 |
| 210 | 2015.85 | 2164.76 | 1111.14 | 1053.62 |
| 220 | 2072.55 | 2259.85 | 1153.56 | 1106.29 |
| 230 | 2127.89 | 2353.2 | 1194.72 | 1158.49 |
| 240 | 2183.2 | 2444.92 | 1234.75 | 1210.17 |
| 250 | 2239.95 | 2535.2 | 1273.82 | 1261.38 |
| 260 | 2299.64 | 2624.2 | 1312.11 | 1312.09 |
| 270 | 2363.86 | 2712.18 | 1349.86 | 1362.32 |
| 280 | 2434.24 | 2799.4 | 1387.31 | 1412.09 |
| 290 | 2512.48 | 2886.15 | 1424.73 | 1461.42 |
| 298.15 | 2583.24 | 2956.75 | 1455.42 | 1501.33 |

Table 1d. Molar thermodynamic functions of the tempered melanophlogite from Racalmuto (46SiO2) at selected temperatures between 5 and 298.15 K (M = 2763.90 g/mol). Φm ≡ ΔT0Sm - ΔT0Hm/T.

| T | Cp,m | ΔT0Sm | ΔT0Hm/T | Φm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [K] | J/(mol·K) | J/(mol·K) | J/(mol·K) | J/(mol·K) |
| 5 | 3.49425 | 1.16508 | 0.873689 | 0.291395 |
| 10 | 23.5922 | 8.73836 | 6.46045 | 2.27791 |
| 15 | 58.2606 | 24.5275 | 17.6768 | 6.85072 |
| 20 | 99.5114 | 46.8402 | 32.8946 | 13.9455 |
| 25 | 145.719 | 73.8726 | 50.7169 | 23.1557 |
| 30 | 191.459 | 104.526 | 70.4012 | 34.1248 |
| 35 | 235.445 | 137.355 | 90.848 | 46.5067 |
| 40 | 278.961 | 171.636 | 111.644 | 59.9924 |
| 45 | 322.566 | 207.008 | 132.654 | 74.3533 |
| 50 | 366.512 | 243.264 | 153.84 | 89.4249 |
| 55 | 410.898 | 280.275 | 175.188 | 105.087 |
| 60 | 455.744 | 317.947 | 196.695 | 121.252 |
| 65 | 501.028 | 356.211 | 218.361 | 137.85 |
| 70 | 546.702 | 395.011 | 240.181 | 154.83 |
| 75 | 592.701 | 434.297 | 262.147 | 172.149 |
| 80 | 638.951 | 474.024 | 284.251 | 189.773 |
| 85 | 685.372 | 514.152 | 306.481 | 207.671 |
| 90 | 731.877 | 554.643 | 328.822 | 225.821 |
| 95 | 778.378 | 595.461 | 351.259 | 244.201 |
| 100 | 824.786 | 636.566 | 373.776 | 262.79 |
| 110 | 916.948 | 719.507 | 418.974 | 300.533 |
| 120 | 1007.61 | 803.193 | 464.263 | 338.931 |
| 130 | 1094.23 | 887.314 | 509.437 | 377.877 |
| 140 | 1180.1 | 971.541 | 554.268 | 417.273 |
| 150 | 1265.6 | 1055.89 | 598.85 | 457.036 |
| 160 | 1348.36 | 1140.23 | 643.127 | 497.099 |
| 170 | 1426.92 | 1224.35 | 686.945 | 537.406 |
| 180 | 1500.42 | 1308.02 | 730.121 | 577.897 |
| 190 | 1568.53 | 1390.99 | 772.463 | 618.529 |
| 200 | 1631.29 | 1473.06 | 813.873 | 659.191 |
| 210 | 1689.01 | 1554.07 | 854.191 | 699.88 |
| 220 | 1742.28 | 1633.89 | 893.364 | 740.525 |
| 230 | 1791.84 | 1712.44 | 931.358 | 781.084 |
| 240 | 1838.6 | 1789.7 | 968.197 | 821.505 |
| 250 | 1883.61 | 1865.67 | 1003.92 | 861.751 |
| 260 | 1927.98 | 1940.41 | 1038.61 | 901.804 |
| 270 | 1972.96 | 2014.01 | 1072.37 | 941.638 |
| 280 | 2019.83 | 2086.6 | 1105.37 | 981.237 |
| 290 | 2069.96 | 2158.35 | 1137.77 | 1020.58 |
| 298.15 | 2114.19 | 2216.32 | 1163.83 | 1052.48 |