Kamacite_hkl

Britvin et al. Deposit AM-08-020 for ms 2582 MayJune 2008 American Mineralogist

-2   3  -1  525.38  250.40   3

-1  -2   1 3050.99  217.71   2

0   1  -1 9970.42  318.70   3

-1   2  -3 1578.75  252.30   4

-3   2   1  239.13  250.95   5

-2  -2   2 1079.31  288.52   6

-1   2  -1 3884.01  210.88   6

0  -2   0 4228.11  160.67   5

0  -3  -1 1465.68  157.49   6

-2   2   0 2601.80  216.29   9

-2   2  -2 2072.00  232.69  11

-3   2  -1 1411.79  247.80  13

-2   1   1 3509.51  219.22  13

0  -3   1 1456.63  216.76  14

-1  -3   2  966.67  253.73  14

-1   1   0 7700.25  261.31  14

0  -1   1 7831.48  264.33  15

-2   1  -3 1313.91  309.01  17

-1  -1   2 2890.59  264.83  17

-1   1  -2 3776.38  214.33  17

1  -2  -1 3547.60  217.76  16

1  -3  -2  486.46  251.67  18

1  -3   0 1822.20  222.00  18

0   0  -2 5110.23  317.54  21

-3   1  -2 1331.64  246.79  21

-3   1   0 1611.61  222.80  21

0  -2   2 2498.88  220.80  22

-2   1  -1 3811.78  215.11  22

-1   0  -3 2035.33  271.95  24

1  -2   1 3688.55  214.32  24

1  -1   0 7841.34  262.51  25

-1  -2   3 1175.71  307.68  28

1  -3   2  712.26  251.71  27

2  -3  -1  584.49  252.44  28

-3   0   1 1873.98  270.32  29

0  -1  -3 2319.08  315.06  31

1  -1  -2 4009.66  508.26  34

2  -3   1  248.57  253.65  31

2  -2   0 2500.03  214.99  31

-3   0  -1 2023.01  223.52  32

-2   0  -2 2999.21  210.24  31

-1   0   1 8474.31  381.25  35

-3  -1   2  720.28  311.59  35

-2  -1  -3 1623.38  250.48  34

2  -2  -2 1650.10  335.01  36

-3  -1  -2 1199.04  253.81  37

-2   0   0 5770.90  220.59  36

-1   0  -1 9010.61  258.72  37

1  -2   3 1208.02  250.85  38

1  -1   2 3757.83  217.52  38

2  -2   2 1951.59  238.85  37

2  -1   1 4285.55  214.05  40

2  -1  -1 4411.49  262.35  41

-3  -1   0 1783.69  218.04  42

3  -2   1 1027.71  253.02  41

0  -1   3 2139.08  273.87  43

3  -2  -1 1572.51  255.72  42

-1  -2  -3 1589.64  257.24  44

-1  -1  -2 4784.56  259.96  45

-3  -2  -1 2135.50  249.92  46

-2  -1  -1 4269.00  215.11  46

-2  -2  -2 2021.55  234.82  47

1   0   1 9999.99  261.32  48

3  -1   0 2531.12  222.87  47

-3  -2   1 1126.38  248.84  49

1  -1  -2 4247.07  485.15  54

2  -1   3  765.35  253.91  49

3  -1   2 1694.31  252.13  49

-2  -1   1 2047.83  260.53  51

2   0   0 6929.92  220.29  52

2   0   2 3599.00  214.85  53

0   0   2 5984.06  281.93  55

-2  -3  -1  567.87  249.41  56

3   0   1 2872.66  218.03  55

-2  -2   0 2200.71  214.60  57

-1  -3  -2 1231.17  247.94  57

-2  -2   2 1248.63  283.89  58

1   0   3 2254.50  221.37  58

0  -2  -2 3049.61  220.18  61

-2  -3   1  950.50  248.25  61

-1  -2  -1 3049.31  209.19  62

-1  -1   0 7090.06  248.11  62

3  -1  -2 1284.07  399.36  64

3   0  -1 2373.83  222.99  62

2   1   1 4444.58  210.73  64

3   1   2 1196.41  249.79  65

1   0  -1 9819.74  376.82  66

2   1   3 2890.65  305.43  67

3   1   0 2890.09  268.45  67

-1  -1   2 2969.43  260.17  68

0  -1  -1 8465.23  311.35  68

1   1   2 3983.38  210.86  67

-1  -3   0  919.02  219.38  68

-1  -2   3  689.93  303.53  69

1  -3  -2  679.58  311.18  69

-1  -3   2  239.85  248.24  71

-1  -2   1 2707.02  211.31  72

0  -3  -1 1772.51  218.07  71

1   1   0 9245.64  253.50  73

3   2   1  996.01  251.13  74

2   2   2 1619.99  237.97  74

2   1  -1 3564.15  214.69  76

2  -2  -2 1927.60  335.33  78

2   2   0 2468.69  213.34  78

0  -3   1 1990.89  219.66  80

0  -2   0 5084.16  215.65  81

1   2   1 3577.32  210.86  80

1   2   3  354.57  254.66  81

3   2  -1 1055.91  305.95  82

0   1   1 6583.85  258.05  82

1  -2  -1 3672.95  210.33  84

2   3   1 1564.72  247.93  84

0   1   3 1546.06  315.51  85

1  -3   0 1532.99  221.21  85

2  -3  -1  904.67  250.45  84

3   1  -2 1237.58  359.99  87

0  -2   2 2753.41  210.50  87

1   3   2  583.72  252.58  88

1  -3   2  473.16  248.71  88