Figure 1. (Deposited) Powder X-ray diagrams for natural and heat-treated hemimorphite.

Table 1a. (Deposited) Raw experimental molar heat capacities, CP, of hemimorphite. M = 481.833 g mol–1.

| T | CP | σCP | T | CP | σCP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K | J/mol K | J/mol K | K | J/mol K | J/mol K |
| 5.135 | 0.147 | 0.005 | Data around transition |  |  |
| 5.136 | 0.133 | 0.009 |  |  |  |
| 5.136 | 0.117 | 0.004 | 80.87 | 125.40 | 1.18 |
| 5.507 | 0.190 | 0.003 | 80.87 | 125.45 | 1.18 |
| 5.510 | 0.164 | 0.006 | 80.88 | 125.09 | 1.16 |
| 5.510 | 0.152 | 0.004 | 81.88 | 127.76 | 1.19 |
| 5.913 | 0.214 | 0.003 | 81.88 | 127.03 | 1.18 |
| 5.917 | 0.217 | 0.003 | 81.89 | 127.21 | 1.18 |
| 5.920 | 0.220 | 0.002 | 82.89 | 129.35 | 1.19 |
| 6.335 | 0.281 | 0.004 | 82.89 | 128.81 | 1.20 |
| 6.338 | 0.278 | 0.003 | 82.89 | 129.27 | 1.23 |
| 6.344 | 0.284 | 0.002 | 83.90 | 130.88 | 1.22 |
| 6.802 | 0.364 | 0.004 | 83.90 | 130.88 | 1.21 |
| 6.803 | 0.363 | 0.004 | 83.90 | 130.53 | 1.22 |
| 6.804 | 0.361 | 0.003 | 84.91 | 133.05 | 1.23 |
| 7.216 | 0.449 | 0.004 | 84.91 | 132.69 | 1.25 |
| 7.220 | 0.451 | 0.003 | 84.91 | 132.83 | 1.25 |
| 7.224 | 0.451 | 0.003 | 85.91 | 134.78 | 1.25 |
| 7.731 | 0.577 | 0.005 | 85.91 | 135.19 | 1.27 |
| 7.736 | 0.577 | 0.004 | 85.92 | 134.82 | 1.27 |
| 7.739 | 0.573 | 0.004 | 86.92 | 136.04 | 1.26 |
| 8.284 | 0.739 | 0.006 | 86.92 | 136.37 | 1.29 |
| 8.287 | 0.737 | 0.005 | 86.93 | 136.89 | 1.28 |
| 8.292 | 0.738 | 0.005 | 87.93 | 138.37 | 1.29 |
| 8.878 | 0.948 | 0.007 | 87.93 | 138.59 | 1.27 |
| 8.882 | 0.949 | 0.006 | 87.94 | 138.43 | 1.30 |
| 8.887 | 0.947 | 0.006 | 88.94 | 140.12 | 1.29 |
| 9.514 | 1.201 | 0.009 | 88.94 | 139.82 | 1.32 |
| 9.517 | 1.203 | 0.008 | 88.95 | 140.45 | 1.31 |
| 9.521 | 1.205 | 0.008 | 89.95 | 142.00 | 1.34 |
| 10.192 | 1.532 | 0.011 | 89.95 | 142.06 | 1.33 |
| 10.196 | 1.528 | 0.010 | 89.95 | 142.05 | 1.32 |
| 10.201 | 1.530 | 0.009 | 90.95 | 143.93 | 1.33 |
| 10.929 | 1.933 | 0.014 | 90.96 | 144.08 | 1.35 |
| 10.932 | 1.931 | 0.011 | 90.96 | 144.37 | 1.35 |
| 10.937 | 1.933 | 0.011 | 91.96 | 145.59 | 1.34 |
| 11.709 | 2.427 | 0.016 | 91.97 | 145.72 | 1.35 |
| 11.712 | 2.424 | 0.014 | 91.97 | 145.69 | 1.36 |
| 11.717 | 2.426 | 0.014 | 92.97 | 148.09 | 1.39 |
| 12.548 | 3.033 | 0.020 | 92.98 | 148.06 | 1.38 |
| 12.550 | 3.019 | 0.016 | 92.98 | 148.75 | 1.37 |
| 12.554 | 3.017 | 0.016 | 93.99 | 150.56 | 1.39 |
| 13.445 | 3.765 | 0.023 | 93.99 | 150.20 | 1.40 |
| 13.447 | 3.753 | 0.020 | 93.99 | 150.40 | 1.40 |
| 13.451 | 3.760 | 0.020 | 94.99 | 152.70 | 1.42 |
| 14.405 | 4.631 | 0.031 | 95.00 | 152.83 | 1.42 |
| 14.408 | 4.611 | 0.025 | 95.01 | 153.08 | 1.43 |
| 14.411 | 4.616 | 0.024 | 96.01 | 154.88 | 1.43 |
| 15.437 | 5.644 | 0.037 | 96.01 | 154.91 | 1.44 |
| 15.439 | 5.649 | 0.030 | 96.02 | 155.16 | 1.43 |
| 15.440 | 5.648 | 0.029 | 97.02 | 157.90 | 1.49 |
| 16.543 | 6.870 | 0.036 | 97.02 | 158.06 | 1.46 |
| 16.544 | 6.868 | 0.035 | 97.02 | 158.13 | 1.48 |
| 16.548 | 6.895 | 0.043 | 98.03 | 161.43 | 1.50 |
| 17.727 | 8.297 | 0.043 | 98.03 | 161.21 | 1.50 |
| 17.731 | 8.311 | 0.045 | 98.04 | 161.65 | 1.50 |
| 17.739 | 8.342 | 0.052 | 99.04 | 165.81 | 1.55 |
| 18.989 | 9.950 | 0.053 | 99.04 | 165.95 | 1.57 |
| 18.991 | 9.968 | 0.054 | 99.05 | 166.04 | 1.56 |
| 19.000 | 10.015 | 0.059 | 100.05 | 172.71 | 1.66 |
| 20.351 | 11.909 | 0.064 | 100.05 | 172.64 | 1.67 |
| 20.354 | 11.924 | 0.066 | 100.06 | 172.44 | 1.67 |
| 20.376 | 12.014 | 0.065 | 101.06 | 180.62 | 1.70 |
| 21.801 | 14.156 | 0.077 | 101.06 | 180.42 | 1.69 |
| 21.803 | 14.164 | 0.078 | 101.07 | 180.49 | 1.69 |
| 21.830 | 14.230 | 0.076 | 102.06 | 182.74 | 1.47 |
| 23.356 | 16.767 | 0.093 | 102.07 | 182.53 | 1.45 |
| 23.359 | 16.761 | 0.101 | 102.07 | 182.77 | 1.47 |
| 23.385 | 16.869 | 0.094 | 103.07 | 175.11 | 1.40 |
| 25.026 | 19.727 | 0.115 | 103.07 | 174.53 | 1.40 |
| 25.027 | 19.755 | 0.114 | 103.07 | 174.96 | 1.39 |
| 25.054 | 19.904 | 0.116 | 104.09 | 166.68 | 1.42 |
| 26.811 | 23.114 | 0.133 | 104.09 | 166.79 | 1.41 |
| 26.816 | 22.929 | 0.128 | 104.09 | 166.67 | 1.41 |
| 26.843 | 23.443 | 0.146 | 105.10 | 163.45 | 1.49 |
| 28.728 | 26.961 | 0.165 | 105.10 | 162.82 | 1.49 |
| 28.730 | 26.935 | 0.162 | 105.10 | 163.41 | 1.49 |
| 28.763 | 27.371 | 0.175 | 106.11 | 162.69 | 1.52 |
| 30.78 | 31.24 | 0.19 | 106.11 | 162.82 | 1.52 |
| 30.78 | 31.22 | 0.19 | 106.11 | 162.43 | 1.51 |
| 30.82 | 31.43 | 0.21 | 107.12 | 163.12 | 1.56 |
| 32.98 | 35.95 | 0.23 | 107.12 | 163.12 | 1.55 |
| 32.98 | 35.96 | 0.23 | 107.13 | 163.01 | 1.54 |
| 33.02 | 36.19 | 0.25 | 108.13 | 163.77 | 1.55 |
| 35.34 | 40.86 | 0.27 | 108.13 | 164.24 | 1.56 |
| 35.34 | 40.86 | 0.27 | 108.13 | 163.73 | 1.55 |
| 35.38 | 41.12 | 0.29 | 109.14 | 164.80 | 1.59 |
| 37.88 | 45.99 | 0.31 | 109.14 | 164.32 | 1.58 |
| 37.88 | 46.01 | 0.31 | 109.15 | 164.72 | 1.58 |
| 37.92 | 46.18 | 0.34 | 110.15 | 166.06 | 1.59 |
| 40.59 | 51.35 | 0.36 | 110.15 | 165.50 | 1.62 |
| 40.59 | 51.30 | 0.36 | 110.16 | 166.21 | 1.60 |
| 40.63 | 51.57 | 0.39 | 111.15 | 166.89 | 1.61 |
| 43.49 | 56.65 | 0.41 | 111.16 | 166.95 | 1.61 |
| 43.50 | 56.65 | 0.42 | 111.16 | 167.35 | 1.60 |
| 43.54 | 56.95 | 0.43 | 112.17 | 168.21 | 1.63 |
| 46.61 | 62.32 | 0.48 | 112.17 | 168.34 | 1.64 |
| 46.61 | 62.36 | 0.48 | 112.18 | 168.67 | 1.64 |
| 46.66 | 62.54 | 0.50 | 113.18 | 168.99 | 1.62 |
| 49.95 | 68.41 | 0.54 | 113.18 | 169.16 | 1.64 |
| 49.95 | 68.52 | 0.54 | 113.19 | 168.61 | 1.62 |
| 50.01 | 68.70 | 0.56 | 114.20 | 170.16 | 1.65 |
| 53.54 | 75.16 | 0.63 | 114.20 | 170.26 | 1.64 |
| 53.54 | 75.23 | 0.62 | 114.22 | 170.61 | 1.67 |
| 53.59 | 75.42 | 0.64 | 115.21 | 172.27 | 1.67 |
| 57.38 | 82.32 | 0.70 | 115.21 | 171.96 | 1.67 |
| 57.38 | 82.34 | 0.71 | 115.21 | 171.71 | 1.65 |
| 57.45 | 82.78 | 0.73 | 116.22 | 173.33 | 1.67 |
| 61.50 | 90.08 | 0.79 | 116.22 | 173.14 | 1.65 |
| 61.50 | 89.97 | 0.79 | 116.22 | 172.51 | 1.66 |
| 61.58 | 90.00 | 0.83 | 117.23 | 173.88 | 1.69 |
| 65.92 | 98.18 | 0.89 | 117.23 | 174.04 | 1.68 |
| 65.93 | 98.23 | 0.89 | 117.23 | 174.00 | 1.68 |
| 66.00 | 98.58 | 0.92 | 118.24 | 175.41 | 1.69 |
| 70.66 | 107.29 | 0.98 | 118.24 | 174.74 | 1.67 |
| 70.66 | 106.91 | 0.99 | 118.24 | 175.46 | 1.69 |
| 70.74 | 107.33 | 1.03 | 119.25 | 176.50 | 1.70 |
| 75.73 | 115.76 | 1.09 | 119.25 | 176.93 | 1.72 |
| 75.73 | 115.88 | 1.08 | 119.25 | 176.06 | 1.69 |
| 75.81 | 116.47 | 1.10 | 120.26 | 177.26 | 1.71 |
| 81.11 | 125.78 | 1.21 | 120.26 | 177.66 | 1.71 |
| 81.13 | 125.79 | 1.18 | 120.26 | 177.78 | 1.69 |
| 81.21 | 126.04 | 1.23 | 121.26 | 178.83 | 1.73 |
| 86.94 | 136.60 | 1.29 | 121.27 | 178.75 | 1.72 |
| 86.94 | 136.32 | 1.29 | 121.27 | 178.25 | 1.72 |
| 87.03 | 137.01 | 1.31 |  |  |  |
| 93.18 | 148.22 | 1.39 |  |  |  |
| 93.18 | 148.01 | 1.39 |  |  |  |
| 93.28 | 148.53 | 1.42 |  |  |  |
| 99.88 | 171.34 | 1.61 |  |  |  |
| 99.88 | 171.58 | 1.62 |  |  |  |
| 99.95 | 171.94 | 1.67 |  |  |  |
| 107.05 | 163.13 | 1.55 |  |  |  |
| 107.05 | 162.75 | 1.56 |  |  |  |
| 107.14 | 162.98 | 1.56 |  |  |  |
| 114.74 | 171.16 | 1.69 |  |  |  |
| 114.75 | 171.17 | 1.67 |  |  |  |
| 114.84 | 171.60 | 1.71 |  |  |  |
| 122.99 | 180.53 | 1.76 |  |  |  |
| 122.99 | 180.48 | 1.75 |  |  |  |
| 123.08 | 180.36 | 1.80 |  |  |  |
| 131.83 | 190.18 | 1.85 |  |  |  |
| 131.83 | 189.99 | 1.84 |  |  |  |
| 131.93 | 190.18 | 1.86 |  |  |  |
| 141.32 | 200.93 | 1.92 |  |  |  |
| 141.32 | 201.05 | 1.94 |  |  |  |
| 141.41 | 202.99 | 1.94 |  |  |  |
| 151.47 | 212.36 | 2.02 |  |  |  |
| 151.47 | 212.53 | 2.01 |  |  |  |
| 151.56 | 212.62 | 2.04 |  |  |  |
| 162.39 | 223.62 | 2.11 |  |  |  |
| 162.39 | 223.47 | 2.08 |  |  |  |
| 162.47 | 223.74 | 2.13 |  |  |  |
| 174.08 | 236.12 | 2.18 |  |  |  |
| 174.08 | 235.84 | 2.15 |  |  |  |
| 174.14 | 235.93 | 2.21 |  |  |  |
| 186.56 | 246.05 | 2.25 |  |  |  |
| 186.56 | 246.45 | 2.22 |  |  |  |
| 186.63 | 246.56 | 2.27 |  |  |  |
| 199.95 | 258.09 | 2.31 |  |  |  |
| 199.95 | 258.25 | 2.30 |  |  |  |
| 200.00 | 257.95 | 2.36 |  |  |  |
| 214.28 | 269.85 | 2.39 |  |  |  |
| 214.29 | 269.23 | 2.38 |  |  |  |
| 214.31 | 268.90 | 2.41 |  |  |  |
| 229.66 | 279.47 | 2.47 |  |  |  |
| 229.66 | 279.75 | 2.42 |  |  |  |
| 229.66 | 279.67 | 2.42 |  |  |  |
| 246.10 | 291.73 | 2.55 |  |  |  |
| 246.16 | 291.70 | 2.53 |  |  |  |
| 246.16 | 292.40 | 2.52 |  |  |  |
| 263.70 | 303.87 | 2.76 |  |  |  |
| 263.79 | 303.43 | 2.59 |  |  |  |
| 263.80 | 303.84 | 2.60 |  |  |  |
| 282.50 | 315.12 | 2.83 |  |  |  |
| 282.70 | 315.28 | 2.66 |  |  |  |
| 282.71 | 315.19 | 2.67 |  |  |  |
| 302.77 | 328.02 | 2.66 |  |  |  |
| 302.94 | 326.77 | 2.67 |  |  |  |
| 302.96 | 327.11 | 2.69 |  |  |  |

Table 1b. (Deposited) Raw experimental molar heat capacities, CP, of dehydrated hemimorphite. M = 463.818 g mol–1.

| T | CP | CP | T | CP | σCP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K | J/mol K | J/mol K | K | J/mol K | J/mol K |
| 5.140 | 0.088 | 0.010 | Data around transition |  |  |
| 5.145 | 0.080 | 0.005 |  |  |  |
| 5.147 | 0.085 | 0.003 | 70.79 | 91.22 | 0.85 |
| 5.510 | 0.113 | 0.003 | 70.79 | 91.36 | 0.85 |
| 5.510 | 0.093 | 0.004 | 70.80 | 90.95 | 0.84 |
| 5.516 | 0.101 | 0.004 | 71.60 | 93.01 | 0.87 |
| 5.904 | 0.115 | 0.003 | 71.60 | 92.66 | 0.87 |
| 5.906 | 0.114 | 0.002 | 71.60 | 93.14 | 0.85 |
| 5.913 | 0.121 | 0.002 | 72.41 | 94.22 | 0.89 |
| 6.326 | 0.138 | 0.003 | 72.41 | 94.35 | 0.89 |
| 6.331 | 0.159 | 0.003 | 72.42 | 94.32 | 0.88 |
| 6.339 | 0.145 | 0.004 | 73.23 | 95.86 | 0.88 |
| 6.795 | 0.200 | 0.003 | 73.23 | 95.79 | 0.92 |
| 6.795 | 0.189 | 0.002 | 73.24 | 96.16 | 0.90 |
| 6.797 | 0.190 | 0.003 | 74.06 | 97.50 | 0.90 |
| 7.214 | 0.231 | 0.003 | 74.06 | 97.39 | 0.91 |
| 7.218 | 0.230 | 0.002 | 74.07 | 97.33 | 0.91 |
| 7.222 | 0.231 | 0.002 | 74.90 | 99.90 | 0.95 |
| 7.731 | 0.290 | 0.004 | 74.90 | 99.42 | 0.92 |
| 7.734 | 0.291 | 0.003 | 74.91 | 99.23 | 0.92 |
| 7.739 | 0.291 | 0.003 | 75.75 | 100.82 | 0.93 |
| 8.284 | 0.368 | 0.004 | 75.75 | 101.00 | 0.93 |
| 8.288 | 0.369 | 0.004 | 75.76 | 100.65 | 0.96 |
| 8.301 | 0.371 | 0.003 | 76.61 | 102.72 | 0.97 |
| 8.882 | 0.474 | 0.005 | 76.61 | 102.02 | 0.96 |
| 8.884 | 0.472 | 0.004 | 76.62 | 102.47 | 0.95 |
| 8.888 | 0.472 | 0.004 | 77.48 | 104.59 | 0.98 |
| 9.517 | 0.600 | 0.006 | 77.48 | 104.40 | 0.98 |
| 9.520 | 0.599 | 0.005 | 77.48 | 105.08 | 0.97 |
| 9.524 | 0.599 | 0.005 | 78.36 | 107.59 | 1.01 |
| 10.196 | 0.765 | 0.007 | 78.36 | 106.59 | 1.02 |
| 10.199 | 0.765 | 0.006 | 78.36 | 106.77 | 1.00 |
| 10.205 | 0.768 | 0.006 | 79.25 | 108.55 | 1.02 |
| 10.936 | 0.980 | 0.008 | 79.25 | 108.66 | 1.00 |
| 10.938 | 0.976 | 0.007 | 79.26 | 108.34 | 1.02 |
| 10.943 | 0.977 | 0.007 | 80.15 | 111.09 | 1.03 |
| 11.714 | 1.247 | 0.011 | 80.15 | 111.14 | 1.04 |
| 11.716 | 1.243 | 0.009 | 80.16 | 111.13 | 1.04 |
| 11.721 | 1.244 | 0.008 | 81.06 | 113.54 | 1.06 |
| 12.553 | 1.578 | 0.012 | 81.06 | 113.47 | 1.07 |
| 12.554 | 1.575 | 0.010 | 81.06 | 114.26 | 1.08 |
| 12.559 | 1.578 | 0.010 | 81.97 | 117.06 | 1.08 |
| 13.451 | 2.000 | 0.015 | 81.98 | 116.74 | 1.08 |
| 13.452 | 1.993 | 0.013 | 81.98 | 116.64 | 1.09 |
| 13.456 | 1.993 | 0.012 | 82.91 | 119.40 | 1.11 |
| 14.414 | 2.507 | 0.019 | 82.91 | 119.59 | 1.10 |
| 14.415 | 2.500 | 0.015 | 82.91 | 119.63 | 1.11 |
| 14.418 | 2.504 | 0.016 | 83.84 | 123.34 | 1.14 |
| 15.447 | 3.125 | 0.019 | 83.85 | 123.23 | 1.12 |
| 15.449 | 3.122 | 0.018 | 83.85 | 123.65 | 1.10 |
| 15.450 | 3.134 | 0.022 | 84.79 | 126.94 | 1.13 |
| 16.553 | 3.889 | 0.022 | 84.79 | 126.56 | 1.11 |
| 16.554 | 3.890 | 0.023 | 84.80 | 126.14 | 1.14 |
| 16.554 | 3.903 | 0.029 | 85.75 | 128.34 | 1.09 |
| 17.738 | 4.801 | 0.028 | 85.75 | 128.84 | 1.07 |
| 17.739 | 4.808 | 0.028 | 85.75 | 128.83 | 1.08 |
| 17.747 | 4.842 | 0.037 | 86.72 | 127.80 | 1.07 |
| 19.000 | 5.890 | 0.035 | 86.72 | 127.62 | 1.07 |
| 19.001 | 5.892 | 0.034 | 86.73 | 127.36 | 1.04 |
| 19.010 | 5.916 | 0.041 | 87.71 | 124.45 | 1.04 |
| 20.365 | 7.208 | 0.042 | 87.71 | 124.30 | 1.03 |
| 20.369 | 7.211 | 0.042 | 87.71 | 124.15 | 1.03 |
| 20.385 | 7.217 | 0.043 | 88.70 | 121.34 | 1.06 |
| 21.815 | 8.730 | 0.053 | 88.70 | 120.79 | 1.06 |
| 21.817 | 8.731 | 0.054 | 88.71 | 121.55 | 1.07 |
| 21.842 | 8.780 | 0.052 | 89.71 | 120.06 | 1.13 |
| 23.368 | 10.572 | 0.066 | 89.71 | 120.10 | 1.10 |
| 23.370 | 10.538 | 0.064 | 89.72 | 119.93 | 1.13 |
| 23.399 | 10.565 | 0.065 | 90.73 | 119.71 | 1.15 |
| 25.039 | 12.623 | 0.078 | 90.73 | 120.49 | 1.15 |
| 25.040 | 12.622 | 0.082 | 90.74 | 119.88 | 1.14 |
| 25.065 | 12.673 | 0.080 | 91.76 | 121.14 | 1.16 |
| 26.827 | 15.057 | 0.097 | 91.76 | 120.65 | 1.14 |
| 26.829 | 15.048 | 0.095 | 91.76 | 120.71 | 1.16 |
| 26.857 | 14.877 | 0.099 | 92.80 | 122.30 | 1.19 |
| 28.745 | 17.802 | 0.126 | 92.80 | 121.13 | 1.19 |
| 28.750 | 17.786 | 0.125 | 92.81 | 121.52 | 1.18 |
| 28.774 | 18.084 | 0.168 | 93.85 | 123.16 | 1.21 |
| 30.79 | 20.90 | 0.14 | 93.86 | 122.85 | 1.20 |
| 30.80 | 20.89 | 0.16 | 93.86 | 123.09 | 1.20 |
| 30.83 | 20.95 | 0.15 | 94.92 | 124.16 | 1.21 |
| 33.00 | 24.45 | 0.18 | 94.92 | 123.91 | 1.21 |
| 33.00 | 24.43 | 0.19 | 94.93 | 124.36 | 1.22 |
| 33.04 | 24.58 | 0.19 | 96.00 | 125.17 | 1.21 |
| 35.36 | 28.38 | 0.21 | 96.00 | 124.49 | 1.23 |
| 35.36 | 28.33 | 0.21 | 96.01 | 125.38 | 1.23 |
| 35.40 | 28.46 | 0.22 | 97.09 | 126.51 | 1.26 |
| 37.89 | 32.70 | 0.25 | 97.09 | 126.82 | 1.26 |
| 37.89 | 32.68 | 0.25 | 97.10 | 126.85 | 1.25 |
| 37.93 | 32.84 | 0.27 | 98.19 | 128.44 | 1.27 |
| 40.60 | 37.54 | 0.30 | 98.20 | 127.67 | 1.25 |
| 40.60 | 37.50 | 0.29 | 98.20 | 128.04 | 1.28 |
| 40.65 | 37.65 | 0.31 | 99.31 | 129.70 | 1.28 |
| 43.51 | 42.61 | 0.34 | 99.31 | 129.69 | 1.27 |
| 43.51 | 42.60 | 0.35 | 99.32 | 129.60 | 1.27 |
| 43.56 | 42.77 | 0.37 | 100.44 | 130.81 | 1.28 |
| 46.62 | 48.04 | 0.40 | 100.44 | 130.29 | 1.28 |
| 46.62 | 48.08 | 0.41 | 100.44 | 130.48 | 1.29 |
| 46.68 | 48.24 | 0.42 | 101.58 | 132.06 | 1.30 |
| 49.96 | 54.02 | 0.46 | 101.58 | 131.32 | 1.30 |
| 49.97 | 54.00 | 0.46 | 101.59 | 131.83 | 1.30 |
| 50.02 | 54.20 | 0.48 | 102.73 | 132.96 | 1.32 |
| 53.55 | 60.36 | 0.53 | 102.73 | 133.03 | 1.32 |
| 53.55 | 60.36 | 0.53 | 102.74 | 133.01 | 1.34 |
| 53.61 | 60.55 | 0.55 | 103.90 | 134.51 | 1.32 |
| 57.40 | 67.07 | 0.60 | 103.90 | 135.15 | 1.33 |
| 57.40 | 67.08 | 0.60 | 103.91 | 134.45 | 1.33 |
| 57.46 | 67.28 | 0.62 | 105.08 | 136.35 | 1.35 |
| 61.52 | 74.29 | 0.68 | 105.08 | 135.29 | 1.33 |
| 61.52 | 74.33 | 0.68 | 105.09 | 135.91 | 1.38 |
| 61.59 | 74.38 | 0.72 | 106.27 | 137.14 | 1.37 |
| 65.94 | 82.27 | 0.77 | 106.27 | 137.42 | 1.35 |
| 65.94 | 82.44 | 0.76 | 106.28 | 137.20 | 1.36 |
| 66.01 | 82.61 | 0.80 | 107.48 | 138.79 | 1.39 |
| 70.67 | 91.06 | 0.85 | 107.48 | 138.37 | 1.37 |
| 70.67 | 90.90 | 0.83 | 107.49 | 138.32 | 1.38 |
| 70.75 | 91.57 | 0.90 | 108.70 | 140.56 | 1.39 |
| 75.74 | 101.23 | 0.96 | 108.70 | 139.86 | 1.37 |
| 75.74 | 100.70 | 0.92 | 108.71 | 139.72 | 1.39 |
| 75.82 | 101.45 | 0.97 | 109.94 | 141.50 | 1.43 |
| 81.17 | 113.93 | 1.07 | 109.94 | 141.45 | 1.39 |
| 81.17 | 113.34 | 1.08 | 109.95 | 141.76 | 1.42 |
| 81.24 | 114.05 | 1.11 | 111.18 | 142.83 | 1.41 |
| 86.98 | 126.36 | 1.03 | 111.19 | 143.22 | 1.42 |
| 86.98 | 126.95 | 1.05 | 111.19 | 143.18 | 1.40 |
| 87.05 | 126.28 | 1.06 |  |  |  |
| 93.22 | 122.13 | 1.20 |  |  |  |
| 93.23 | 122.05 | 1.20 |  |  |  |
| 93.31 | 122.49 | 1.23 |  |  |  |
| 99.87 | 130.30 | 1.29 |  |  |  |
| 99.87 | 130.51 | 1.29 |  |  |  |
| 99.95 | 130.06 | 1.32 |  |  |  |
| 107.05 | 138.44 | 1.39 |  |  |  |
| 107.05 | 138.52 | 1.39 |  |  |  |
| 107.14 | 138.47 | 1.40 |  |  |  |
| 114.74 | 147.54 | 1.49 |  |  |  |
| 114.74 | 148.01 | 1.48 |  |  |  |
| 114.83 | 147.72 | 1.51 |  |  |  |
| 122.98 | 156.11 | 1.55 |  |  |  |
| 122.98 | 156.32 | 1.55 |  |  |  |
| 123.08 | 157.13 | 1.57 |  |  |  |
| 131.82 | 165.88 | 1.63 |  |  |  |
| 131.83 | 165.58 | 1.63 |  |  |  |
| 131.92 | 165.66 | 1.66 |  |  |  |
| 141.30 | 175.69 | 1.70 |  |  |  |
| 141.31 | 175.61 | 1.71 |  |  |  |
| 141.40 | 177.16 | 1.73 |  |  |  |
| 151.46 | 186.51 | 1.77 |  |  |  |
| 151.46 | 185.57 | 1.79 |  |  |  |
| 151.54 | 186.31 | 1.81 |  |  |  |
| 162.35 | 196.37 | 1.83 |  |  |  |
| 162.35 | 196.46 | 1.83 |  |  |  |
| 162.43 | 196.66 | 1.87 |  |  |  |
| 174.09 | 207.58 | 1.89 |  |  |  |
| 174.09 | 207.60 | 1.90 |  |  |  |
| 174.16 | 208.04 | 1.97 |  |  |  |
| 186.57 | 217.70 | 1.96 |  |  |  |
| 186.57 | 217.05 | 1.94 |  |  |  |
| 186.63 | 217.69 | 2.00 |  |  |  |
| 199.94 | 228.31 | 2.02 |  |  |  |
| 199.95 | 228.75 | 2.06 |  |  |  |
| 199.99 | 228.53 | 2.05 |  |  |  |
| 214.28 | 238.98 | 2.09 |  |  |  |
| 214.28 | 238.67 | 2.08 |  |  |  |
| 214.31 | 238.81 | 2.12 |  |  |  |
| 229.64 | 248.21 | 2.13 |  |  |  |
| 229.65 | 248.39 | 2.11 |  |  |  |
| 229.65 | 248.65 | 2.11 |  |  |  |
| 246.07 | 260.95 | 2.21 |  |  |  |
| 246.14 | 260.83 | 2.21 |  |  |  |
| 246.15 | 260.49 | 2.19 |  |  |  |
| 263.67 | 269.63 | 2.40 |  |  |  |
| 263.78 | 270.10 | 2.26 |  |  |  |
| 263.78 | 269.74 | 2.25 |  |  |  |
| 282.51 | 279.13 | 2.41 |  |  |  |
| 282.68 | 279.23 | 2.34 |  |  |  |
| 282.69 | 279.03 | 2.33 |  |  |  |
| 302.83 | 289.58 | 2.35 |  |  |  |
| 302.94 | 289.47 | 2.35 |  |  |  |
| 302.96 | 289.91 | 2.34 |  |  |  |

Table 2. (Deposited) Fitted CP values for hemimorphite and dehydrated hemimorphite using equation (1) and the difference between the two (i.e., H2O in hemimorphite). The data precision is given by the last digit.

| T | CP (hemimorphite) | CP (dehydrated hemimorphite) | CP (H2O in hemimorphite) |
| --- | --- | --- | --- |
| [K] | J/(mol·K) | J/(mol·K) | J/(mol·K) |
| 5 | 0.127 | 0.072 | 0.055 |
| 10 | 1.425 | 0.714 | 0.711 |
| 15 | 5.21 | 2.85 | 2.37 |
| 20 | 11.37 | 6.85 | 4.53 |
| 25 | 19.76 | 12.57 | 7.19 |
| 30 | 29.69 | 19.70 | 9.99 |
| 35 | 40.1 | 27.8 | 12.4 |
| 40 | 50.3 | 36.8 | 13.5 |
| 45 | 59.6 | 45.5 | 14.1 |
| 50 | 68.5 | 53.9 | 14.6 |
| 55 | 77.0 | 61.9 | 15.1 |
| 60 | 85.5 | 69.8 | 15.7 |
| 65 | 93.9 | 77.6 | 16.3 |
| 70 | 102.3 | 85.3 | 17.0 |
| 75 | 110.7 | 92.9 | 17.8 |
| 80 | 118.9 | 100.4 | 18.5 |
| 85 | 127.0 | 107.8 | 19.2 |
| 90 | 134.9 | 115.0 | 19.9 |
| 95 | 142.5 | 122.0 | 20.5 |
| 100 | 149.9 | 128.7 | 21.1 |
| 105 | 157.0 | 135.3 | 21.7 |
| 110 | 163.8 | 141.6 | 22.2 |
| 115 | 170.4 | 147.7 | 22.7 |
| 120 | 176.8 | 153.6 | 23.2 |
| 125 | 183.0 | 159.3 | 23.7 |
| 130 | 188.9 | 164.8 | 24.1 |
| 135 | 194.7 | 170.1 | 24.6 |
| 140 | 200.3 | 175.3 | 25.0 |
| 145 | 205.7 | 180.3 | 25.4 |
| 150 | 211.0 | 185.2 | 25.9 |
| 155 | 216.2 | 189.9 | 26.3 |
| 160 | 221.2 | 194.5 | 26.7 |
| 165 | 226.1 | 199.0 | 27.2 |
| 170 | 230.9 | 203.4 | 27.6 |
| 175 | 235.6 | 207.7 | 28.0 |
| 180 | 240.2 | 211.8 | 28.4 |
| 185 | 244.7 | 215.9 | 28.8 |
| 190 | 249.2 | 219.9 | 29.2 |
| 195 | 253.5 | 223.9 | 29.6 |
| 200 | 257.7 | 227.7 | 30.0 |
| 205 | 261.8 | 231.5 | 30.4 |
| 210 | 265.9 | 235.2 | 30.8 |
| 215 | 269.9 | 238.8 | 31.1 |
| 220 | 273.8 | 242.3 | 31.5 |
| 225 | 277.6 | 245.7 | 31.8 |
| 230 | 281.3 | 249.1 | 32.1 |
| 235 | 284.9 | 252.4 | 32.5 |
| 240 | 288.5 | 255.7 | 32.8 |
| 245 | 291.9 | 258.9 | 33.1 |
| 250 | 295.3 | 262.0 | 33.4 |
| 255 | 298.7 | 265.0 | 33.7 |
| 260 | 301.9 | 268.0 | 33.9 |
| 265 | 305.1 | 270.9 | 34.2 |
| 270 | 308.1 | 273.7 | 34.5 |
| 275 | 311.2 | 276.5 | 34.7 |
| 280 | 314.1 | 279.2 | 34.9 |
| 285 | 317.0 | 281.8 | 35.2 |
| 290 | 319.7 | 284.4 | 35.4 |
| 295 | 322.5 | 286.9 | 35.6 |
| 300 | 325.1 | 289.3 | 35.8 |