Supplemental materials

| åkermanite; gehlenite. P (GPa); a; C; vol; c/a; P (GPa); a; c; vol; c/a. 0; 7.8325; 5.0078; 307.22; 0.63936; 0; 7.6911; 5.068; 299.79; 0.65894. 0; 7.8325; 5.0067; 307.15; 0.63922; 1.22; 7.6622; 5.0426; 296.05; 0.65811. 1.5; 7.7967; 4.9774; 302.57; 0.6384; 2.9; 7.6293; 5.0138; 291.83; 0.65718. 1.67; 7.7931; 4.9737; 302.07; 0.63822; 3.05; 7.6266; 5.0114; 291.49; 0.65709. 1.8; 7.7899; 4.9696; 301.57; 0.63795; 3.27; 7.6208; 5.0062; 290.74; 0.65691. 1.91; 7.784; 4.9648; 300.82; 0.63782; 3.79; 7.6117; 4.9977; 289.56; 0.65658. 1.91; 7.784; 4.9648; 300.82; 0.63782; 4.73; 7.5945; 4.981; 287.29; 0.65587. 2.05; 7.7818; 4.9627; 300.52; 0.63773; 6.12; 7.5718; 4.9609; 284.41; 0.65518. 2.24; 7.7772; 4.9588; 299.93; 0.63761; 6.61; 7.5625; 4.9525; 283.24; 0.65488. 2.61; 7.7676; 4.9525; 298.81; 0.63758; 7.28; 7.5508; 4.9424; 281.78; 0.65455. 2.97; 7.7613; 4.9463; 297.95; 0.6373; 8.02; 7.5383; 4.9308; 280.19; 0.6541. 3.44; 7.7512; 4.9393; 296.76; 0.63723; 9.39; 7.5178; 4.9125; 277.64; 0.65345. 3.97; 7.7403; 4.9307; 295.41; 0.63702; 10.25; 7.5027; 4.9015; 275.9; 0.6533. 4.43; 7.7292; 4.9216; 294.02; 0.63675; 11.83; 7.4768; 4.8797; 272.79; 0.65265. 4.92; 7.7181; 4.914; 292.72; 0.63669; 13.98; 7.4482; 4.8561; 269.39; 0.65198. 5.48; 7.7052; 4.9044; 291.18; 0.63651; 15.93; 7.42; 4.8326; 266.06; 0.65129. 6.14; 7.6911; 4.894; 289.5; 0.63632; 17.91; 7.3932; 4.8114; 262.99; 0.65079. 6.83; 7.679; 4.8856; 288.08; 0.63623; 18.8; 7.3791; 4.7995; 261.33; 0.65042. 7.54; 7.6653; 4.8745; 286.41; 0.63592; 20.38; 7.3549; 4.7815; 258.65; 0.65011. 8.06; 7.6553; 4.8678; 285.27; 0.63587; 21.98; 7.3268; 4.763; 255.69; 0.65008. 8.52; 7.6445; 4.86; 284.01; 0.63575; 23.53; 7.2553; 4.7198; 248.45; 0.65053. 9.19; 7.6319; 4.851; 282.55; 0.63562; 25.74; 7.1696; 4.712; 242.21; 0.65722. 9.64; 7.6216; 4.8446; 281.42; 0.63564; 25.79; 7.1122; 4.7255; 239.03; 0.66442. 10.18; 7.6127; 4.8382; 280.39; 0.63554; 8.24; 7.4323; 4.9073; 271.08; 0.66027. 10.72; 7.6024; 4.8322; 279.28; 0.63562; 0.18; 7.6809; 5.0567; 298.33; 0.65835. 11.26; 7.593; 4.8257; 278.22; 0.63555. 12.13; 7.5721; 4.8131; 275.96; 0.63564. 12.76; 7.5596; 4.8074; 274.73; 0.63593. 14.32; 7.527; 4.7875; 271.24; 0.63604. 15.49; 7.4956; 4.7717; 268.1; 0.6366. 16.53; 7.4596; 4.7573; 264.72; 0.63774. 17.73; 7.4122; 4.7349; 260.14; 0.6388. 18.56; 7.3788; 4.7155; 256.75; 0.63906. 19.54; 7.3525; 4.7011; 254.14; 0.63939. 20.38; 7.3319; 4.6864; 251.93; 0.63918. 21.41; 7.3025; 4.6699; 249.03; 0.63949. 22.73; 7.277; 4.6509; 246.29; 0.63912. 24.15; 7.2432; 4.6317; 243; 0.63945. 25.28; 7.2182; 4.6142; 240.41; 0.63925. 26.43; 7.1955; 4.604; 238.37; 0.63984. 29.29; 7.1374; 4.5655; 232.58; 0.63966. 33.18; 7.0791; 4.5215; 226.59; 0.63871. 23.91; 7.2122; 4.612; 239.89; 0.63947. 22.76; 7.2345; 4.6129; 241.43; 0.63763. 14.17; 7.4182; 4.6943; 258.33; 0.63281. 10.46; 7.5112; 4.7457; 267.74; 0.63182. 8.75; 7.5584; 4.7878; 273.53; 0.63344. 8.75; 7.5636; 4.787; 273.85; 0.6329. 7.58; 7.5905; 4.8139; 277.35; 0.6342. 5.87; 7.641; 4.8533; 283.36; 0.63517. 4.22; 7.6894; 4.8937; 289.35; 0.63642. 1.9; 7.7651; 4.9551; 298.78; 0.63812. 0.52; 7.8074; 4.9882; 304.06; 0.63891. 0.12; 7.8221; 5.0008; 305.98; 0.63932. |
| --- |
| Lattice parameters of åkermanite and gehlenite as function of pressure. Errors are 0.0004 for a and c, 0.05 for the volume and 0.00009 for c/a ratio |  |
| Mg1-O2; 1.896(19). Mg1-O3; 2.883(18). Mg1-O4; 2.290(14). Mg1-O5; 1.853(15). Mg1-O6; 2.057(11). Mg1-O7; 2.996(15). Mg-O (tetrahedron); 2.024. Si1-O1; 1.671(14). Si1-O2; 1.537(17). Si1-O3; 1.65(2). Si1-O6; 1.585(8). Si1-O; 1.611. Si2-O1; 1.590(8). Si2-O4; 1.568(15). Si2-O5; 1.590(11). Si2-O7; 1.662(15). Si2-O; 1.603. Ca1-O2; 2.295(11). Ca1-O2; 2.541(11). Ca1-O3; 2.51(3). Ca1-O3; 2.21(2). Ca1-O4; 2.246(19). Ca1-O6; 2.225(13). Ca1-O7; 2.47(2). Ca1-O; 2.357. Ca2-O1; 2.526(13). Ca2-O3; 2.32(3). Ca2-O4; 2.050(14). Ca2-O5; 2.448(8). Ca2-O5; 2.569(9). Ca2-O6; 2.594(11). Ca2-O7; 2.567(11). Ca2-O7; 2.244(18). Ca2-O; 2.415. |  |
| Interatomic distances in monoclinic HP phase of Ca2MgSi2O7. |  |