Richet et al. #3240  AM-09-051  NovDec 2009

Appendix

The experimental heat capacities are listed in Tables A1–A5.

Table A1. Low temperature heat capacity of Sr0.5Si0.5O1.5 glass. Data in K and J/mol K for a rapidly quenched sample

T	 	Cp 	T	 Cp 	T 	Cp

2.03	0.001	91.00	18.783	194.98	36.373

4.07	0.009	93.02	19.219	197.51	36.785

6.08	0.036	95.04	19.641	200.06	37.093

8.12	0.100	97.06	20.080	202.60	37.371

10.11	0.210	99.08	20.501	205.14	37.726

12.15	0.375	100.85	20.879	207.69	37.999

14.20	0.594	101.02	20.905	210.23	38.330

16.20	0.860	103.41	21.388	212.79	38.704

18.23	1.179	105.97	21.918	215.34	38.979

20.24	1.537	108.52	22.447	217.90	39.305

22.26	1.933	111.07	22.936	220.45	39.545

24.28	2.356	113.62	23.441	223.00	39.906

26.30	2.818	116.15	23.956	225.56	40.180

28.31	3.292	118.70	24.423	228.11	40.401

30.37	3.790	121.24	24.923	230.66	40.677

32.39	4.300	123.78	25.408	233.22	40.944

34.41	4.817	126.31	25.889	235.76	41.258

36.43	5.348	128.86	26.359	238.32	41.546

38.46	5.880	131.41	26.822	240.87	41.769

40.48	6.409	133.96	27.276	243.43	42.063

42.50	6.943	136.51	27.704	245.96	42.331

44.51	7.486	139.05	28.150	248.53	42.619

46.54	8.023	141.60	28.588	251.06	42.921

48.55	8.557	144.14	29.015	253.61	43.089

50.57	9.103	146.68	29.447	256.15	43.372

52.59	9.626	149.22	29.845	258.70	43.575

54.62	10.136	151.76	30.252	261.25	43.788

56.64	10.642	154.30	30.680	263.79	44.058

58.67	11.152	156.85	31.084	266.34	44.288

60.68	11.632	159.40	31.480	268.89	44.600

62.70	12.123	161.94	31.872	271.43	44.843

64.72	12.620	164.50	32.235	273.97	44.987

66.74	13.130	167.04	32.610	276.53	45.215

68.76	13.621	169.58	32.978	279.07	45.476

70.78	14.107	172.12	33.327	281.61	45.707

72.80	14.601	174.66	33.704	284.16	45.887

74.83	15.092	177.20	34.038	286.71	46.087

76.84	15.575	179.74	34.391	289.25	46.361

78.87	16.048	182.27	34.726	291.81	46.600

80.89	16.515	184.82	35.053	294.34	46.817

82.92	16.967	187.36	35.399	296.90	47.075

84.94	17.432	189.89	35.725	299.45	47.302

86.95	17.870	192.44	36.083	302.45	47.658

88.98	18.326

Table A2. Low temperature heat capacity of Ba0.5Si0.5O1.5 glass. Data in K and J/mol K for a rapidly quenched sample

T	 	Cp 	T 	Cp 	T 	Cp

2.03	0.004	91.00	44.271	194.99	83.395

4.06	0.036	93.01	45.214	197.54	84.012

6.10	0.160	95.04	46.174	200.08	84.756

8.09	0.424	97.06	47.106	202.62	85.504

10.13	0.870	99.08	48.003	205.17	86.276

12.16	1.478	100.86	48.811	207.70	87.003

14.18	2.239	101.00	48.861	210.25	87.639

16.20	3.135	103.41	49.892	212.81	88.438

18.22	4.145	105.97	51.064	215.37	89.190

20.23	5.243	108.52	52.169	217.92	89.859

22.25	6.383	111.07	53.343	220.48	90.636

24.27	7.584	113.62	54.457	223.04	91.294

26.29	8.833	116.16	55.502	225.59	91.841

28.31	10.077	118.71	56.581	228.14	92.632

30.36	11.336	121.24	57.651	230.69	93.105

32.38	12.607	123.78	58.720	233.24	93.708

34.40	13.877	126.32	59.807	235.79	94.324

36.42	15.138	128.87	60.822	238.35	94.984

38.45	16.382	131.41	61.777	240.91	95.545

40.47	17.601	133.95	62.803	243.46	96.358

42.49	18.828	136.50	63.817	246.00	96.770

44.50	20.014	139.06	64.808	248.55	97.459

46.52	21.238	141.61	65.730	251.11	97.994

48.54	22.425	144.15	66.731	253.64	98.456

50.57	23.594	146.69	67.646	256.18	98.969

52.59	24.720	149.23	68.591	258.74	99.628

54.60	25.830	151.78	69.436	261.28	100.14

56.63	26.921	154.31	70.412	263.83	100.71

58.66	27.985	156.87	71.397	266.38	101.31

60.68	29.003	159.41	72.180	268.93	101.83

62.69	30.053	161.97	73.068	271.46	102.40

64.71	31.118	164.51	73.952	274.02	102.76

66.73	32.201	167.06	74.780	276.57	103.36

68.76	33.246	169.60	75.518	279.11	103.83

70.78	34.285	172.14	76.447	281.65	104.39

72.80	35.353	174.69	77.115	284.20	104.83

74.82	36.374	177.22	78.029	286.76	105.34

76.85	37.377	179.77	78.838	289.30	105.65

78.87	38.428	182.29	79.557	291.86	106.26

80.89	39.394	184.84	80.174	294.40	107.00

82.92	40.372	187.38	80.985	296.95	107.38

84.94	41.372	189.92	81.768	299.45	107.98

86.96	42.328	192.46	82.603	302.43	108.70

88.97	43.292

Table A3. Low temperature heat capacity of Mg0.56Si0.44O1.44 glass. Data in K and J/mol K for a rapidly quenched sample

T	 	Cp 	T 	Cp 	T 	Cp

2.02	0.003	90.98	11.835	194.99	29.919

4.07	0.004	93.00	12.245	197.52	30.282

6.08	0.008	95.03	12.647	200.07	30.612

8.08	0.019	97.04	13.067	202.60	30.934

10.10	0.040	99.07	13.463	205.14	31.273

12.15	0.074	100.83	13.825	207.69	31.586

14.18	0.123	101.00	13.853	210.24	31.912

16.19	0.191	103.39	14.332	212.79	32.265

18.21	0.278	105.95	14.841	215.35	32.586

20.23	0.386	108.50	15.330	217.91	32.923

22.24	0.514	111.06	15.844	220.46	33.267

24.26	0.662	113.60	16.341	223.01	33.532

26.27	0.830	116.14	16.839	225.56	33.847

28.29	1.013	118.68	17.341	228.12	34.129

30.31	1.221	121.24	17.828	230.67	34.407

32.33	1.445	123.79	18.303	233.22	34.691

34.35	1.688	126.33	18.797	235.78	34.972

36.42	1.947	128.87	19.280	238.34	35.304

38.45	2.217	131.41	19.749	240.88	35.579

40.47	2.496	133.95	20.210	243.43	35.861

42.49	2.791	136.50	20.678	245.99	36.120

44.50	3.103	139.04	21.138	248.52	36.403

46.52	3.421	141.58	21.584	251.08	36.659

48.54	3.755	144.13	22.026	253.63	36.928

50.56	4.091	146.67	22.481	256.17	37.189

52.57	4.437	149.22	22.903	258.70	37.400

54.61	4.788	151.76	23.333	261.26	37.592

56.63	5.144	154.29	23.774	263.80	37.902

58.65	5.502	156.85	24.208	266.35	38.155

60.67	5.863	159.40	24.638	268.91	38.364

62.69	6.229	161.95	25.066	271.44	38.577

64.71	6.612	164.48	25.473	273.99	38.867

66.73	7.004	167.03	25.842	276.54	39.073

68.75	7.394	169.57	26.193	279.08	39.292

70.77	7.785	172.13	26.592	281.63	39.462

72.79	8.181	174.66	26.989	284.18	39.722

74.81	8.585	177.21	27.361	286.73	39.931

76.84	8.986	179.74	27.756	289.28	40.124

78.86	9.397	182.28	28.072	291.83	40.351

80.88	9.809	184.82	28.463	294.37	40.675

82.91	10.203	187.36	28.824	296.92	40.853

84.93	10.619	189.90	29.214	299.45	41.063

86.94	11.023	192.44	29.569	302.45	41.468

88.96	11.435