Table 2. Anisotropic displacement parameters for atoms in the seven analyzed spinel-hausmannite crystals

| Crystal | Mn100B | Mn80B | Mn70B2 | Mn60D | Mn60C | Mn60E | Mn70c |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T atom |  |  |  |  |  |  |  |
| U11(T) | 0.00572(14) | 0.00712(10) | 0.01868(27) | 0.0107(23) | 0.01157(28) | 0.00632(16) | 0.00626(17) |
| U22(T) | 0.00572(14) | 0.00712(10) | 0.01868(27) | 0.0107(23) | 0.01157(28) | 0.00632(16) | 0.00626(17) |
| U33(T) | 0.00600(15) | 0.00717(13) | 0.01868(27) | 0.0107(23) | 0.01157(28) | 0.00632(16) | 0.00626(17) |
| U23(T) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U13(T) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U12(T) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M atom |  |  |  |  |  |  |  |
| U11(M) | 0.00337(11) | 0.00430(8) | 0.01802(18) | 0.01055(14) | 0.01109(18) | 0.00621(11) | 0.00582(12) |
| U22(M) | 0.00247(12) | 0.00361(8) | 0.01802(18) | 0.01055(14) | 0.01109(18) | 0.00621(11) | 0.00582(12) |
| U33(M) | 0.00593(10) | 0.00750(8) | 0.01802(18) | 0.01055(14) | 0.01109(18) | 0.00621(11) | 0.00582(12) |
| U23(M) | –0.00065(6) | –0.00067(6) | –0.00110(13) | –0.00083(8) | –0.00095(10) | –0.00063(6) | –0.00036(6) |
| U13(M) | 0 | 0 | –0.00110(13) | –0.00083(8) | –0.00095(10) | –0.00063(6) | –0.00036(6) |
| U12(M) | 0 | 0 | –0.00110(13) | –0.00083(8) | –0.00095(10) | –0.00063(6) | –0.00036(6) |
| O atom |  |  |  |  |  |  |  |
| U11(O) | 0.00425(35) | 0.00542(28) | 0.02787(66) | 0.01965(36) | 0.01994(43) | 0.01288(21) | 0.01073(17) |
| U22(O) | 0.00411(36) | 0.00518(27) | 0.02787(66) | 0.01965(36) | 0.01994(43) | 0.01288(21) | 0.01073(17) |
| U33(O) | 0.00749(31) | 0.00960(29) | 0.02787(66) | 0.01965(36) | 0.01994(43) | 0.01288(21) | 0.01073(17) |
| U23(O) | 0.00028(24) | 0.00057(21) | –0.00196(50) | –0.00130(29) | –0.00091(35) | –0.00028(17) | 0.00002(14) |
| U13(O) | 0 | 0 | –0.00196(50) | –0.00130(29) | –0.00091(35) | –0.00028(17) | 0.00002(14) |
| U12(O) | 0 | 0 | –0.00196(50) | –0.00130(29) | –0.00091(35) | –0.00028(17) | 0.00002(14) |