Table 4 (Deposited). Positional and displacement atomic parameters, bond-distances and -angles for the refinements at 248.0, 198.0, 148.0, and 296.0 K (after the low-T experiments).

Disordered thomsonite - Tersigno4 Pbmn  T=248.0 K

ATOM           x         y         z          sof         U11       U22       U33       U23       U13       U12        Ueq

Ca1         0.50000   0.02452   0.00000     0.23571     0.00884   0.02232   0.00754   0.00000   0.00116   0.00000    0.01290

0.00079   0.00000   0.00006   0.00000     0.00095     0.00037   0.00090   0.00042   0.00000   0.00026   0.00000    0.00037

Na          0.05756   0.00000   0.27797     0.34935     0.01225   0.01366   0.01120   0.00000   0.00204   0.00000    0.01237

0.00078   0.00004   0.00000   0.00008     0.00317     0.00036   0.00040   0.00038   0.00000   0.00023   0.00000    0.00027

Ca2         0.05756   0.00000   0.27797     0.15065     0.01225   0.01366   0.01120   0.00000   0.00204   0.00000    0.01237

0.00078   0.00004   0.00000   0.00008     0.00317     0.00036   0.00040   0.00038   0.00000   0.00023   0.00000    0.00027

Si1         0.30905   0.11928   0.24168     0.92119     0.00707   0.00928   0.00662  -0.00043   0.00004   0.00110    0.00766

0.00066   0.00003   0.00003   0.00006     0.00259     0.00021   0.00025   0.00023   0.00015   0.00014   0.00014    0.00015

Si2         0.11608   0.19496   0.00294     0.92456     0.00798   0.00739   0.00720  -0.00032   0.00101  -0.00129    0.00752

0.00063   0.00003   0.00003   0.00006     0.00258     0.00021   0.00024   0.00024   0.00015   0.00014   0.00014    0.00015

Si3         0.25000   0.25000   0.62116     0.46035     0.00771   0.00702   0.00513   0.00000   0.00000  -0.00082    0.00662

0.00053   0.00000   0.00000   0.00008     0.00145     0.00028   0.00033   0.00031   0.00000   0.00000   0.00020    0.00020

O1          0.35652   0.00000   0.23229     0.50000     0.01056   0.00843   0.01355   0.00000   0.00107   0.00000    0.01085

0.00172   0.00009   0.00000   0.00019     0.00000     0.00059   0.00071   0.00073   0.00000   0.00053   0.00000    0.00031

O2          0.18726   0.12244   0.15921     1.00000     0.01441   0.02705   0.01753  -0.00300   0.00109  -0.00262    0.01966

0.00165   0.00007   0.00008   0.00015     0.00000     0.00050   0.00067   0.00057   0.00046   0.00041   0.00042    0.00027

O3          0.00000   0.13800   0.00000     0.50000     0.01057   0.01314   0.01528   0.00000  -0.00007   0.00000    0.01300

0.00131   0.00000   0.00010   0.00000     0.00000     0.00061   0.00075   0.00076   0.00000   0.00052   0.00000    0.00032

O4          0.38878   0.18406   0.08649     1.00000     0.02652   0.01404   0.01803   0.00048  -0.00190   0.00213    0.01953

0.00167   0.00007   0.00008   0.00015     0.00000     0.00055   0.00060   0.00058   0.00042   0.00044   0.00043    0.00027

O5          0.31212   0.16279   0.48073     1.00000     0.01583   0.02188   0.01348   0.00173   0.00019   0.00402    0.01706

0.00171   0.00007   0.00008   0.00014     0.00000     0.00047   0.00059   0.00052   0.00045   0.00039   0.00040    0.00025

O6          0.16330   0.19060   0.76731     1.00000     0.01976   0.01579   0.01228  -0.00113   0.00099  -0.00609    0.01594

0.00161   0.00007   0.00008   0.00014     0.00000     0.00051   0.00058   0.00053   0.00040   0.00039   0.00039    0.00026

W1          0.12641   0.00000   0.62169     0.48037     0.03106   0.01163   0.04215   0.00000  -0.01223   0.00000    0.02828

0.00250   0.00012   0.00000   0.00028     0.00377     0.00102   0.00111   0.00125   0.00000   0.00081   0.00000    0.00070

W2          0.39218   0.00000   0.72250     0.48652     0.03113   0.02438   0.01872   0.00000  -0.01107   0.00000    0.02474

0.00223   0.00012   0.00000   0.00025     0.00400     0.00100   0.00126   0.00102   0.00000   0.00069   0.00000    0.00069

W3          0.00000   0.15282   0.50000     0.46012     0.02078   0.02488   0.03537   0.00000  -0.01524   0.00000    0.02701

0.00189   0.00000   0.00015   0.00000     0.00400     0.00102   0.00120   0.00128   0.00000   0.00079   0.00000    0.00074

H1          0.15867   0.05478   0.68448     1.00000     0.05785

0.03774   0.00152   0.00164   0.00350     0.00000     0.00664

H2          0.37590   0.05751   0.64889     1.00000     0.07201

0.04089   0.00169   0.00170   0.00387     0.00000     0.00775

H3          0.04502   0.19358   0.55489     1.00000     0.07930

0.04001   0.00176   0.00192   0.00370     0.00000     0.00861

Bond lengths and angles

Ca1 -       Distance       Angles

Ca1_$2    0.6404 (0.0016)

W2_$10    2.3346 (0.0016)   82.12 (0.02)

W2_$3     2.3346 (0.0016)   82.12 (0.02) 164.23 (0.04)

O1        2.4450 (0.0012)   82.47 (0.02)  90.63 (0.05)  87.31 (0.05)

O1_$2     2.4450 (0.0012)   82.47 (0.02)  87.31 (0.05)  90.63 (0.05) 164.95 (0.04)

O4_$6     2.6043 (0.0012)  143.12 (0.02) 105.96 (0.04)  86.82 (0.03) 132.15 (0.04)  62.51 (0.02)

O4        2.6043 (0.0012)  143.12 (0.02)  86.82 (0.03) 105.96 (0.04)  62.51 (0.02) 132.15 (0.04)  73.75 (0.05)

Si1_$6    3.2119 (0.0005)  112.66 (0.01)  97.61 (0.04)  88.47 (0.04) 163.56 (0.03)  30.88 (0.01)  31.63 (0.02) 103.60 (0.03)

Si1       3.2119 (0.0005)  112.66 (0.01)  88.47 (0.04)  97.61 (0.04)  30.88 (0.01) 163.56 (0.03) 103.60 (0.03)  31.63 (0.02)

Si1_$7    3.5087 (0.0006)   57.65 (0.01)  81.59 (0.04)  89.97 (0.04)  25.60 (0.01) 139.61 (0.03) 157.74 (0.03)  86.03 (0.02)

Si1_$2    3.5087 (0.0006)   57.65 (0.01)  89.97 (0.04)  81.59 (0.04) 139.61 (0.03)  25.60 (0.01)  86.03 (0.02) 157.74 (0.03)

Ca1 -         Ca1_$2        W2_$10        W2_$3         O1            O1_$2         O4_$6         O4

Na -        Distance       Angles

W1        2.4422 (0.0020)

O2_$7     2.4596 (0.0011)   92.41 (0.04)

O2        2.4596 (0.0011)   92.41 (0.04)  81.09 (0.05)

W1_$5     2.4956 (0.0017)   96.24 (0.05) 138.56 (0.03) 138.56 (0.03)

W3        2.5883 (0.0015)   65.20 (0.03) 151.94 (0.03)  83.11 (0.03)  64.48 (0.03)

W3_$5     2.5883 (0.0015)   65.20 (0.03)  83.11 (0.03) 151.94 (0.03)  64.48 (0.03) 100.89 (0.06)

O3_$4     2.6804 (0.0010)  137.75 (0.02)  62.50 (0.03) 114.35 (0.03)  84.90 (0.03) 145.56 (0.02)  77.76 (0.03)

O3        2.6804 (0.0010)  137.75 (0.02) 114.35 (0.03)  62.50 (0.03)  84.90 (0.03)  77.76 (0.03) 145.56 (0.02)  84.49 (0.04)

Si2_$7    3.2197 (0.0005)  115.90 (0.02)  30.92 (0.02)  99.79 (0.03) 112.27 (0.03) 176.75 (0.03)  77.24 (0.03)  31.65 (0.01)

Si2       3.2197 (0.0005)  115.90 (0.02)  99.79 (0.03)  30.92 (0.02) 112.27 (0.03)  77.24 (0.03) 176.75 (0.03) 102.24 (0.03)

Ca2_$5    3.2967 (0.0011)   48.81 (0.04) 126.78 (0.03) 126.78 (0.03)  47.43 (0.04)  50.44 (0.03)  50.44 (0.03) 118.76 (0.02)

Na_$5     3.2967 (0.0011)   48.81 (0.04) 126.78 (0.03) 126.78 (0.03)  47.43 (0.04)  50.44 (0.03)  50.44 (0.03) 118.76 (0.02)

Na -          W1            O2_$7         O2            W1_$5         W3            W3_$5         O3_$4

Si1 -       Distance       Angles

O1        1.6779 (0.0006)

O5        1.6784 (0.0010)  109.89 (0.06)

O2        1.6839 (0.0010)  111.15 (0.06) 108.58 (0.05)

O4        1.6893 (0.0010)  102.36 (0.05) 112.73 (0.05) 112.05 (0.05)

Ca1       3.2119 (0.0005)   48.42 (0.04) 125.40 (0.04) 125.75 (0.04)  53.94 (0.04)

Ca1_$2    3.5087 (0.0006)   39.01 (0.04) 126.30 (0.04) 122.63 (0.04)  63.42 (0.04)   9.70 (0.02)

Si1 -         O1            O5            O2            O4            Ca1

Si2 -       Distance       Angles

O4_$8     1.6745 (0.0011)

O6_$10    1.6754 (0.0010)  110.62 (0.05)

O2        1.6819 (0.0011)  110.48 (0.05) 110.29 (0.05)

O3        1.6907 (0.0007)  112.63 (0.05) 107.78 (0.04) 104.86 (0.05)

Na        3.2197 (0.0005)  123.44 (0.04) 125.79 (0.04)  48.72 (0.03)  56.30 (0.03)

Si2 -         O4_$8         O6_$10        O2            O3

Si3 -       Distance       Angles

O5        1.6785 (0.0010)

O5_$8     1.6785 (0.0010)  112.91 (0.07)

O6_$8     1.6790 (0.0010)  107.71 (0.04) 109.34 (0.05)

O6        1.6790 (0.0010)  109.34 (0.05) 107.71 (0.04) 109.82 (0.07)

Si3 -         O5            O5_$8         O6_$8

O1 -        Distance       Angles

Si1_$7    1.6779 (0.0006)

Si1       1.6779 (0.0006)  136.34 (0.08)

Ca1       2.4450 (0.0012)  115.39 (0.05) 100.70 (0.04)

Ca1_$2    2.4450 (0.0012)  100.70 (0.04) 115.39 (0.05)  15.05 (0.04)

O1 -          Si1_$7        Si1           Ca1

O2 -        Distance       Angles

Si2       1.6819 (0.0011)

Si1       1.6839 (0.0010)  137.39 (0.06)

Na        2.4596 (0.0011)  100.36 (0.04) 122.23 (0.06)

O2 -          Si2           Si1

O3 -        Distance       Angles

Si2       1.6907 (0.0007)

Si2_$9    1.6907 (0.0007)  127.80 (0.09)

Ca2_$4    2.6804 (0.0010)  123.77 (0.03)  92.05 (0.02)

Na_$4     2.6804 (0.0010)  123.77 (0.03)  92.05 (0.02)   0.00 (0.02)

Na        2.6804 (0.0010)   92.05 (0.02) 123.77 (0.03)  95.51 (0.04)  95.51 (0.04)

O3 -          Si2           Si2_$9        Ca2_$4        Na_$4

O4 -        Distance       Angles

Si2_$8    1.6745 (0.0011)

Si1       1.6893 (0.0010)  130.46 (0.06)

Ca1       2.6043 (0.0012)  134.71 (0.05)  94.43 (0.05)

O4 -          Si2_$8        Si1

O5 -        Distance       Angles

Si1       1.6784 (0.0010)

Si3       1.6785 (0.0010)  137.55 (0.06)

O5 -          Si1

O6 -        Distance       Angles

Si2_$1    1.6754 (0.0010)

Si3       1.6790 (0.0010)  140.11 (0.06)

O6 -          Si2_$1

W1 -        Distance       Angles

Na        2.4422 (0.0020)

Ca2_$5    2.4956 (0.0017)   83.76 (0.05)

Na_$5     2.4956 (0.0017)   83.76 (0.05)   0.00 (0.01)

H1        0.9283 (0.0212)  125.65 (1.45) 108.64 (1.24) 108.64 (1.24)

W1 -          Na            Ca2_$5        Na_$5

W2 -        Distance       Angles

Ca1_$1    2.3346 (0.0016)

Ca1_$3    2.3346 (0.0016)   15.77 (0.04)

H2        0.9195 (0.0227)  116.29 (1.50) 131.83 (1.50)

W2 -          Ca1_$1        Ca1_$3

W3 -        Distance       Angles

Ca2_$5    2.5883 (0.0015)

Na        2.5883 (0.0015)   79.11 (0.06)

Na_$5     2.5883 (0.0015)    0.00 (0.02)  79.11 (0.06)

H3        0.8726 (0.0228)  115.54 (1.65) 120.63 (1.63) 115.54 (1.65)

W3 -          Ca2_$5        Na            Na_$5

Disordered thomsonite - Tersigno4 Pbmn  T=198.0 K

ATOM           x         y         z          sof         U11       U22       U33       U23       U13       U12        Ueq

Ca1         0.50000   0.02487   0.00000     0.23435     0.00697   0.01850   0.00634   0.00000   0.00044   0.00000    0.01060

0.00083   0.00000   0.00006   0.00000     0.00088     0.00039   0.00091   0.00045   0.00000   0.00028   0.00000    0.00037

Na          0.05758   0.00000   0.27855     0.34944     0.01066   0.01159   0.00906   0.00000   0.00168   0.00000    0.01044

0.00082   0.00004   0.00000   0.00009     0.00320     0.00038   0.00043   0.00041   0.00000   0.00025   0.00000    0.00028

Ca2         0.05758   0.00000   0.27855     0.15056     0.01066   0.01159   0.00906   0.00000   0.00168   0.00000    0.01044

0.00082   0.00004   0.00000   0.00009     0.00320     0.00038   0.00043   0.00041   0.00000   0.00025   0.00000    0.00028

Si1         0.30923   0.11931   0.24189     0.91780     0.00595   0.00875   0.00562  -0.00042   0.00000   0.00075    0.00678

0.00071   0.00003   0.00003   0.00006     0.00262     0.00023   0.00027   0.00025   0.00017   0.00016   0.00016    0.00016

Si2         0.11616   0.19476   0.00320     0.92166     0.00738   0.00645   0.00625  -0.00026   0.00120  -0.00115    0.00669

0.00069   0.00003   0.00003   0.00006     0.00255     0.00022   0.00025   0.00025   0.00017   0.00015   0.00016    0.00015

Si3         0.25000   0.25000   0.62130     0.45840     0.00612   0.00644   0.00407   0.00000   0.00000  -0.00057    0.00554

0.00057   0.00000   0.00000   0.00009     0.00150     0.00031   0.00036   0.00034   0.00000   0.00000   0.00022    0.00021

O1          0.35684   0.00000   0.23256     0.50000     0.00951   0.00855   0.01223   0.00000   0.00144   0.00000    0.01010

0.00183   0.00010   0.00000   0.00020     0.00000     0.00063   0.00079   0.00079   0.00000   0.00057   0.00000    0.00033

O2          0.18731   0.12246   0.15973     1.00000     0.01293   0.02563   0.01599  -0.00363   0.00059  -0.00266    0.01818

0.00176   0.00007   0.00008   0.00016     0.00000     0.00052   0.00072   0.00061   0.00050   0.00043   0.00044    0.00029

O3          0.00000   0.13752   0.00000     0.50000     0.01024   0.01196   0.01409   0.00000   0.00040   0.00000    0.01209

0.00141   0.00000   0.00011   0.00000     0.00000     0.00067   0.00083   0.00083   0.00000   0.00057   0.00000    0.00034

O4          0.38876   0.18411   0.08641     1.00000     0.02478   0.01336   0.01600   0.00004  -0.00273   0.00267    0.01805

0.00177   0.00007   0.00008   0.00016     0.00000     0.00057   0.00066   0.00062   0.00045   0.00047   0.00046    0.00029

O5          0.31247   0.16290   0.48078     1.00000     0.01456   0.01989   0.01179   0.00256   0.00014   0.00309    0.01542

0.00181   0.00007   0.00009   0.00015     0.00000     0.00049   0.00064   0.00057   0.00048   0.00042   0.00042    0.00027

O6          0.16349   0.19008   0.76759     1.00000     0.01884   0.01360   0.01121  -0.00151   0.00045  -0.00475    0.01455

0.00171   0.00007   0.00008   0.00014     0.00000     0.00055   0.00063   0.00058   0.00044   0.00042   0.00041    0.00027

W1          0.12630   0.00000   0.62113     0.48434     0.02759   0.01180   0.03584   0.00000  -0.01074   0.00000    0.02508

0.00248   0.00013   0.00000   0.00028     0.00377     0.00105   0.00120   0.00126   0.00000   0.00082   0.00000    0.00071

W2          0.39198   0.00000   0.72317     0.48396     0.02481   0.01992   0.01589   0.00000  -0.00927   0.00000    0.02020

0.00230   0.00012   0.00000   0.00026     0.00413     0.00100   0.00132   0.00107   0.00000   0.00071   0.00000    0.00071

W3          0.00000   0.15278   0.50000     0.46292     0.01901   0.02113   0.03337   0.00000  -0.01259   0.00000    0.02451

0.00196   0.00000   0.00015   0.00000     0.00378     0.00106   0.00120   0.00133   0.00000   0.00082   0.00000    0.00073

H1          0.15868   0.05677   0.67953     1.00000     0.07349

0.04118   0.00171   0.00182   0.00397     0.00000     0.00819

H2          0.37255   0.05707   0.65937     1.00000     0.06034

0.03945   0.00164   0.00171   0.00359     0.00000     0.00752

H3          0.04625   0.19528   0.55889     1.00000     0.09531

0.04240   0.00191   0.00215   0.00418     0.00000     0.01027

Bond lengths and angles

Ca1 -       Distance       Angles

Ca1_$2    0.6492 (0.0017)

W2_$10    2.3320 (0.0016)   82.00 (0.02)

W2_$3     2.3320 (0.0016)   82.00 (0.02) 164.00 (0.04)

O1_$2     2.4421 (0.0013)   82.36 (0.02)  87.30 (0.05)  90.57 (0.05)

O1        2.4421 (0.0013)   82.36 (0.02)  90.57 (0.05)  87.30 (0.05) 164.72 (0.04)

O4_$6     2.6000 (0.0012)  143.07 (0.02) 106.14 (0.04)  86.82 (0.04)  62.60 (0.03) 132.28 (0.04)

O4        2.6000 (0.0012)  143.07 (0.02)  86.82 (0.03) 106.14 (0.04) 132.28 (0.04)  62.60 (0.03)  73.85 (0.05)

Si1       3.2074 (0.0005)  112.60 (0.02)  88.44 (0.04)  97.71 (0.04) 163.69 (0.03)  30.95 (0.01) 103.70 (0.03)  31.65 (0.02)

Si1_$6    3.2074 (0.0005)  112.60 (0.02)  97.71 (0.04)  88.44 (0.04)  30.95 (0.01) 163.69 (0.03)  31.65 (0.02) 103.70 (0.03)

Si1_$7    3.5085 (0.0006)   57.56 (0.01)  81.46 (0.04)  89.95 (0.04) 139.41 (0.03)  25.58 (0.01) 157.84 (0.03)  86.07 (0.02)

Si1_$2    3.5085 (0.0006)   57.56 (0.01)  89.95 (0.04)  81.46 (0.04)  25.58 (0.01) 139.41 (0.03)  86.07 (0.02) 157.84 (0.03)

Ca1 -         Ca1_$2        W2_$10        W2_$3         O1_$2         O1            O4_$6         O4

Na -        Distance       Angles

W1        2.4332 (0.0019)

O2_$7     2.4589 (0.0011)   92.40 (0.04)

O2        2.4589 (0.0011)   92.40 (0.04)  81.10 (0.05)

W1_$5     2.4931 (0.0018)   96.26 (0.06) 138.56 (0.03) 138.56 (0.03)

W3        2.5845 (0.0016)   65.29 (0.03) 151.99 (0.04)  83.09 (0.04)  64.47 (0.03)

W3_$5     2.5845 (0.0016)   65.29 (0.03)  83.09 (0.04) 151.99 (0.04)  64.47 (0.03) 100.99 (0.06)

O3_$4     2.6775 (0.0010)  137.90 (0.02)  62.55 (0.03) 114.25 (0.03)  84.92 (0.04) 145.47 (0.03)  77.83 (0.03)

O3        2.6775 (0.0010)  137.90 (0.02) 114.25 (0.03)  62.55 (0.03)  84.92 (0.04)  77.83 (0.03) 145.47 (0.03)  84.20 (0.05)

Si2_$7    3.2175 (0.0006)  115.92 (0.02)  30.91 (0.03)  99.75 (0.03) 112.30 (0.03) 176.77 (0.03)  77.24 (0.03)  31.71 (0.01)

Si2       3.2175 (0.0006)  115.92 (0.02)  99.75 (0.03)  30.91 (0.03) 112.30 (0.03)  77.24 (0.03) 176.77 (0.03) 102.05 (0.03)

Ca2_$5    3.2882 (0.0012)   48.91 (0.04) 126.82 (0.03) 126.82 (0.03)  47.35 (0.04)  50.50 (0.03)  50.50 (0.03) 118.81 (0.02)

Na_$5     3.2882 (0.0012)   48.91 (0.04) 126.82 (0.03) 126.82 (0.03)  47.35 (0.04)  50.50 (0.03)  50.50 (0.03) 118.81 (0.02)

Na -          W1            O2_$7         O2            W1_$5         W3            W3_$5         O3_$4

Si1 -       Distance       Angles

O5        1.6769 (0.0011)

O1        1.6782 (0.0007)  109.88 (0.06)

O2        1.6841 (0.0011)  108.57 (0.05) 111.21 (0.06)

O4        1.6879 (0.0011)  112.72 (0.06) 102.37 (0.06) 112.01 (0.05)

Ca1       3.2074 (0.0005)  125.37 (0.04)  48.45 (0.05) 125.79 (0.04)  53.92 (0.04)

Ca1_$2    3.5085 (0.0006)  126.30 (0.04)  38.92 (0.04) 122.63 (0.04)  63.54 (0.04)   9.84 (0.03)

Si1 -         O5            O1            O2            O4            Ca1

Si2 -       Distance       Angles

O6_$10    1.6748 (0.0010)

O4_$8     1.6751 (0.0012)  110.68 (0.05)

O2        1.6801 (0.0012)  110.25 (0.05) 110.47 (0.05)

O3        1.6924 (0.0007)  107.68 (0.04) 112.73 (0.06) 104.85 (0.05)

Na        3.2175 (0.0006)  125.71 (0.04) 123.46 (0.04)  48.75 (0.04)  56.27 (0.04)

Si2 -         O6_$10        O4_$8         O2            O3

Si3 -       Distance       Angles

O5        1.6791 (0.0011)

O5_$8     1.6791 (0.0011)  112.94 (0.07)

O6_$8     1.6801 (0.0010)  107.78 (0.05) 109.25 (0.05)

O6        1.6801 (0.0010)  109.25 (0.05) 107.78 (0.05) 109.84 (0.07)

Si3 -         O5            O5_$8         O6_$8

O1 -        Distance       Angles

Si1_$7    1.6782 (0.0007)

Si1       1.6782 (0.0007)  136.25 (0.09)

Ca1       2.4421 (0.0013)  115.50 (0.05) 100.59 (0.05)

Ca1_$2    2.4421 (0.0013)  100.59 (0.05) 115.50 (0.05)  15.28 (0.04)

O1 -          Si1_$7        Si1           Ca1

O2 -        Distance       Angles

Si2       1.6801 (0.0012)

Si1       1.6841 (0.0011)  137.36 (0.07)

Na        2.4589 (0.0011)  100.34 (0.05) 122.28 (0.06)

O2 -          Si2           Si1

O3 -        Distance       Angles

Si2       1.6924 (0.0007)

Si2_$9    1.6924 (0.0007)  127.61 (0.09)

Ca2_$4    2.6775 (0.0010)  123.83 (0.03)  92.02 (0.03)

Na_$4     2.6775 (0.0010)  123.83 (0.03)  92.02 (0.03)   0.00 (0.02)

Na        2.6775 (0.0010)   92.02 (0.03) 123.83 (0.03)  95.80 (0.05)  95.80 (0.05)

O3 -          Si2           Si2_$9        Ca2_$4        Na_$4

O4 -        Distance       Angles

Si2_$8    1.6751 (0.0012)

Si1       1.6879 (0.0011)  130.44 (0.06)

Ca1       2.6000 (0.0012)  134.76 (0.05)  94.43 (0.05)

O4 -          Si2_$8        Si1

O5 -        Distance       Angles

Si1       1.6769 (0.0011)

Si3       1.6791 (0.0011)  137.47 (0.07)

O5 -          Si1

O6 -        Distance       Angles

Si2_$1    1.6748 (0.0010)

Si3       1.6801 (0.0010)  139.94 (0.07)

O6 -          Si2_$1

W1 -        Distance       Angles

Na        2.4332 (0.0019)

Ca2_$5    2.4931 (0.0018)   83.74 (0.06)

Na_$5     2.4931 (0.0018)   83.74 (0.06)   0.00 (0.01)

H1        0.9364 (0.0231)  123.33 (1.65) 109.05 (1.41) 109.05 (1.41)

W1 -          Na            Ca2_$5        Na_$5

W2 -        Distance       Angles

Ca1_$1    2.3320 (0.0016)

Ca1_$3    2.3320 (0.0016)   16.00 (0.04)

H2        0.8925 (0.0225)  115.20 (1.50) 131.15 (1.50)

W2 -          Ca1_$1        Ca1_$3

W3 -        Distance       Angles

Na        2.5845 (0.0016)

Ca2_$5    2.5845 (0.0016)   79.01 (0.06)

Na_$5     2.5845 (0.0016)   79.01 (0.06)   0.00 (0.02)

H3        0.9080 (0.0241)  121.31 (1.76) 115.04 (1.82) 115.04 (1.82)

W3 -          Na            Ca2_$5        Na_$5

Disordered thomsonite - Tersigno4 Pbmn  T=148.0(2)K

ATOM           x         y         z          sof         U11       U22       U33       U23       U13       U12        Ueq

Ca1         0.50000   0.02564   0.00000     0.23623     0.00559   0.01473   0.00414   0.00000   0.00050   0.00000    0.00816

0.00072   0.00000   0.00006   0.00000     0.00087     0.00037   0.00071   0.00036   0.00000   0.00025   0.00000    0.00031

Na          0.05753   0.00000   0.27903     0.35021     0.00690   0.00844   0.00601   0.00000   0.00117   0.00000    0.00712

0.00074   0.00004   0.00000   0.00008     0.00302     0.00035   0.00037   0.00034   0.00000   0.00022   0.00000    0.00026

Ca2         0.05753   0.00000   0.27903     0.14979     0.00690   0.00844   0.00601   0.00000   0.00117   0.00000    0.00712

0.00074   0.00004   0.00000   0.00008     0.00302     0.00035   0.00037   0.00034   0.00000   0.00022   0.00000    0.00026

Si1         0.30944   0.11930   0.24204     0.92340     0.00478   0.00727   0.00437  -0.00059  -0.00004   0.00109    0.00547

0.00065   0.00003   0.00003   0.00005     0.00257     0.00021   0.00024   0.00021   0.00015   0.00014   0.00015    0.00015

Si2         0.11613   0.19453   0.00338     0.92325     0.00541   0.00492   0.00469  -0.00040   0.00106  -0.00127    0.00501

0.00062   0.00003   0.00003   0.00006     0.00243     0.00021   0.00022   0.00021   0.00015   0.00014   0.00014    0.00014

Si3         0.25000   0.25000   0.62146     0.45924     0.00460   0.00466   0.00315   0.00000   0.00000  -0.00075    0.00414

0.00051   0.00000   0.00000   0.00008     0.00145     0.00029   0.00032   0.00028   0.00000   0.00000   0.00020    0.00019

O1          0.35706   0.00000   0.23240     0.50000     0.00701   0.00632   0.01015   0.00000   0.00033   0.00000    0.00783

0.00168   0.00009   0.00000   0.00018     0.00000     0.00059   0.00068   0.00065   0.00000   0.00052   0.00000    0.00029

O2          0.18730   0.12232   0.16036     1.00000     0.01116   0.02189   0.01313  -0.00353   0.00166  -0.00371    0.01539

0.00161   0.00007   0.00008   0.00014     0.00000     0.00049   0.00063   0.00051   0.00043   0.00039   0.00041    0.00026

O3          0.00000   0.13733   0.00000     0.50000     0.00810   0.00991   0.01210   0.00000  -0.00056   0.00000    0.01004

0.00129   0.00000   0.00010   0.00000     0.00000     0.00061   0.00073   0.00068   0.00000   0.00053   0.00000    0.00030

O4          0.38882   0.18411   0.08608     1.00000     0.02162   0.01104   0.01374  -0.00059  -0.00263   0.00271    0.01547

0.00163   0.00007   0.00007   0.00014     0.00000     0.00053   0.00056   0.00052   0.00040   0.00042   0.00043    0.00026

O5          0.31294   0.16304   0.48112     1.00000     0.01180   0.01624   0.00952   0.00267  -0.00002   0.00297    0.01252

0.00164   0.00007   0.00008   0.00013     0.00000     0.00045   0.00055   0.00046   0.00042   0.00039   0.00038    0.00024

O6          0.16352   0.18989   0.76747     1.00000     0.01503   0.01131   0.00970  -0.00074   0.00007  -0.00454    0.01201

0.00160   0.00007   0.00008   0.00013     0.00000     0.00050   0.00053   0.00048   0.00040   0.00039   0.00039    0.00024

W1          0.12607   0.00000   0.62037     0.47325     0.02225   0.00581   0.02862   0.00000  -0.01052   0.00000    0.01889

0.00223   0.00012   0.00000   0.00025     0.00366     0.00097   0.00101   0.00104   0.00000   0.00072   0.00000    0.00063

W2          0.39131   0.00000   0.72339     0.48445     0.01835   0.01655   0.01181   0.00000  -0.00639   0.00000    0.01557

0.00203   0.00011   0.00000   0.00022     0.00363     0.00087   0.00110   0.00086   0.00000   0.00061   0.00000    0.00060

W3          0.00000   0.15275   0.50000     0.45914     0.01462   0.01638   0.02920   0.00000  -0.01344   0.00000    0.02007

0.00174   0.00000   0.00013   0.00000     0.00365     0.00096   0.00104   0.00111   0.00000   0.00075   0.00000    0.00066

H1          0.15396   0.05504   0.68125     1.00000     0.04809

0.03604   0.00148   0.00159   0.00322     0.00000     0.00589

H2          0.37539   0.05816   0.65233     1.00000     0.05944

0.03789   0.00153   0.00163   0.00348     0.00000     0.00687

H3          0.04659   0.19508   0.55669     1.00000     0.06675

0.03789   0.00164   0.00177   0.00341     0.00000     0.00744

Bond lengths and angles

Ca1 -       Distance       Angles

Ca1_$2    0.6693 (0.0014)

W2_$10    2.3370 (0.0014)   81.77 (0.02)

W2_$3     2.3370 (0.0014)   81.77 (0.02) 163.54 (0.04)

O1_$2     2.4397 (0.0012)   82.12 (0.02)  87.38 (0.05)  90.37 (0.05)

O1        2.4397 (0.0012)   82.12 (0.02)  90.37 (0.05)  87.38 (0.05) 164.23 (0.03)

O4_$6     2.5901 (0.0011)  142.97 (0.02) 106.48 (0.03)  86.84 (0.03)  62.76 (0.02) 132.58 (0.03)

O4        2.5901 (0.0011)  142.97 (0.02)  86.84 (0.03) 106.48 (0.03) 132.58 (0.03)  62.76 (0.02)  74.05 (0.05)

Si1_$6    3.2005 (0.0005)  112.45 (0.01)  97.90 (0.03)  88.39 (0.03)  31.04 (0.01) 164.07 (0.03)  31.73 (0.02) 103.94 (0.03)

Si1       3.2005 (0.0005)  112.45 (0.01)  88.39 (0.03)  97.90 (0.03) 164.07 (0.03)  31.04 (0.01) 103.94 (0.03)  31.73 (0.02)

Si1_$7    3.5110 (0.0005)   57.41 (0.01)  81.23 (0.03)  89.90 (0.03) 139.02 (0.03)  25.48 (0.01) 158.05 (0.03)  86.14 (0.02)

Si1_$2    3.5110 (0.0005)   57.41 (0.01)  89.90 (0.03)  81.23 (0.03)  25.48 (0.01) 139.02 (0.03)  86.14 (0.02) 158.05 (0.03)

Ca1 -         Ca1_$2        W2_$10        W2_$3         O1_$2         O1            O4_$6         O4

Na -        Distance       Angles

W1        2.4243 (0.0017)

O2        2.4568 (0.0010)   92.37 (0.04)

O2_$7     2.4568 (0.0010)   92.37 (0.04)  81.04 (0.05)

W1_$5     2.4887 (0.0017)   96.20 (0.05) 138.60 (0.03) 138.60 (0.03)

W3        2.5816 (0.0014)   65.33 (0.03)  83.07 (0.03) 151.96 (0.03)  64.45 (0.03)

W3_$5     2.5816 (0.0014)   65.33 (0.03) 151.96 (0.03)  83.07 (0.03)  64.45 (0.03) 101.08 (0.05)

O3_$4     2.6773 (0.0010)  137.98 (0.02) 114.16 (0.03)  62.58 (0.03)  85.01 (0.03) 145.46 (0.02)  77.88 (0.03)

O3        2.6773 (0.0010)  137.98 (0.02)  62.58 (0.03) 114.16 (0.03)  85.01 (0.03)  77.88 (0.03) 145.46 (0.02)  84.03 (0.04)

Si2_$7    3.2156 (0.0005)  115.97 (0.02)  99.68 (0.03)  30.95 (0.02) 112.36 (0.02) 176.80 (0.02)  77.26 (0.03)  31.71 (0.01)

Si2       3.2156 (0.0005)  115.97 (0.02)  30.95 (0.02)  99.68 (0.03) 112.36 (0.02)  77.26 (0.03) 176.80 (0.02) 101.89 (0.02)

Ca2_$5    3.2813 (0.0010)   48.94 (0.04) 126.83 (0.03) 126.83 (0.03)  47.26 (0.04)  50.54 (0.03)  50.54 (0.03) 118.87 (0.02)

Na_$5     3.2813 (0.0010)   48.94 (0.04) 126.83 (0.03) 126.83 (0.03)  47.26 (0.04)  50.54 (0.03)  50.54 (0.03) 118.87 (0.02)

Na -          W1            O2            O2_$7         W1_$5         W3            W3_$5         O3_$4

Si1 -       Distance       Angles

O1        1.6776 (0.0006)

O5        1.6787 (0.0010)  109.94 (0.06)

O2        1.6847 (0.0010)  111.15 (0.06) 108.58 (0.05)

O4        1.6883 (0.0010)  102.35 (0.05) 112.71 (0.05) 112.02 (0.05)

Ca1       3.2005 (0.0005)   48.57 (0.04) 125.30 (0.03) 125.87 (0.04)  53.78 (0.04)

Ca1_$2    3.5110 (0.0005)   38.73 (0.04) 126.27 (0.03) 122.59 (0.04)  63.70 (0.04)  10.15 (0.02)

Si1 -         O1            O5            O2            O4            Ca1

Si2 -       Distance       Angles

O4_$8     1.6764 (0.0010)

O6_$10    1.6767 (0.0009)  110.53 (0.05)

O2        1.6810 (0.0011)  110.50 (0.05) 110.36 (0.05)

O3        1.6910 (0.0007)  112.75 (0.05) 107.65 (0.04) 104.89 (0.05)

Na        3.2156 (0.0005)  123.53 (0.04) 125.79 (0.04)  48.74 (0.03)  56.32 (0.03)

Si2 -         O4_$8         O6_$10        O2            O3

Si3 -       Distance       Angles

O6_$8     1.6794 (0.0009)

O6        1.6794 (0.0009)  109.96 (0.07)

O5_$8     1.6799 (0.0010)  109.28 (0.05) 107.61 (0.04)

O5        1.6799 (0.0010)  107.61 (0.04) 109.28 (0.05) 113.07 (0.07)

Si3 -         O6_$8         O6            O5_$8

O1 -        Distance       Angles

Si1       1.6776 (0.0006)

Si1_$7    1.6776 (0.0006)  136.23 (0.08)

Ca1       2.4397 (0.0012)  100.39 (0.04) 115.78 (0.05)

Ca1_$2    2.4397 (0.0012)  115.78 (0.05) 100.39 (0.04)  15.77 (0.03)

O1 -          Si1           Si1_$7        Ca1

O2 -        Distance       Angles

Si2       1.6810 (0.0011)

Si1       1.6847 (0.0010)  137.24 (0.06)

Na        2.4568 (0.0010)  100.31 (0.04) 122.44 (0.05)

O2 -          Si2           Si1

O3 -        Distance       Angles

Si2       1.6910 (0.0007)

Si2_$9    1.6910 (0.0007)  127.62 (0.08)

Ca2_$4    2.6773 (0.0010)  123.80 (0.03)  91.98 (0.02)

Na_$4     2.6773 (0.0010)  123.80 (0.03)  91.98 (0.02)   0.00 (0.02)

Na        2.6773 (0.0010)   91.98 (0.02) 123.80 (0.03)  95.97 (0.04)  95.97 (0.04)

O3 -          Si2           Si2_$9        Ca2_$4        Na_$4

O4 -        Distance       Angles

Si2_$8    1.6764 (0.0010)

Si1       1.6883 (0.0010)  130.40 (0.06)

Ca1       2.5901 (0.0011)  134.78 (0.05)  94.49 (0.04)

O4 -          Si2_$8        Si1

O5 -        Distance       Angles

Si1       1.6787 (0.0010)

Si3       1.6799 (0.0010)  137.28 (0.06)

O5 -          Si1

O6 -        Distance       Angles

Si2_$1    1.6767 (0.0009)

Si3       1.6794 (0.0009)  139.86 (0.06)

O6 -          Si2_$1

W1 -        Distance       Angles

Na        2.4243 (0.0017)

Ca2_$5    2.4887 (0.0017)   83.80 (0.05)

Na_$5     2.4887 (0.0017)   83.80 (0.05)   0.00 (0.01)

H1        0.9000 (0.0205)  124.36 (1.39) 105.73 (1.25) 105.73 (1.25)

W1 -          Na            Ca2_$5        Na_$5

W2 -        Distance       Angles

Ca1_$1    2.3370 (0.0014)

Ca1_$3    2.3370 (0.0014)   16.46 (0.04)

H2        0.9161 (0.0216)  114.78 (1.39) 131.03 (1.39)

W2 -          Ca1_$1        Ca1_$3

W3 -        Distance       Angles

Ca2_$5    2.5816 (0.0014)

Na_$5     2.5816 (0.0014)    0.00 (0.02)

Na        2.5816 (0.0014)   78.92 (0.05)  78.92 (0.05)

H3        0.9031 (0.0216)  115.75 (1.46) 115.75 (1.46) 120.67 (1.42)

W3 -          Ca2_$5        Na_$5         Na

Disordered thomsonite - Tersigno4 Pbmn  T=296.0(5)K_SR

ATOM           x         y         z          sof         U11       U22       U33       U23       U13       U12        Ueq

Ca1         0.50000   0.02419   0.00000     0.23485     0.00992   0.02326   0.00832   0.00000   0.00132   0.00000    0.01383

0.00083   0.00000   0.00006   0.00000     0.00093     0.00040   0.00097   0.00046   0.00000   0.00030   0.00000    0.00040

Na          0.05752   0.00000   0.27724     0.35345     0.01263   0.01485   0.01212   0.00000   0.00196   0.00000    0.01320

0.00085   0.00005   0.00000   0.00009     0.00319     0.00040   0.00042   0.00042   0.00000   0.00026   0.00000    0.00029

Ca2         0.05752   0.00000   0.27724     0.14655     0.01263   0.01485   0.01212   0.00000   0.00196   0.00000    0.01320

0.00085   0.00005   0.00000   0.00009     0.00319     0.00040   0.00042   0.00042   0.00000   0.00026   0.00000    0.00029

Si1         0.30887   0.11924   0.24131     0.92585     0.00730   0.01013   0.00692  -0.00024   0.00007   0.00120    0.00811

0.00069   0.00003   0.00003   0.00006     0.00268     0.00023   0.00025   0.00025   0.00015   0.00016   0.00016    0.00016

Si2         0.11608   0.19515   0.00269     0.91919     0.00780   0.00735   0.00696  -0.00042   0.00073  -0.00123    0.00737

0.00067   0.00003   0.00003   0.00006     0.00260     0.00023   0.00024   0.00024   0.00015   0.00016   0.00016    0.00015

Si3         0.25000   0.25000   0.62088     0.46028     0.00811   0.00740   0.00570   0.00000   0.00000  -0.00102    0.00707

0.00053   0.00000   0.00000   0.00008     0.00152     0.00031   0.00033   0.00034   0.00000   0.00000   0.00023    0.00021

O1          0.35604   0.00000   0.23191     0.50000     0.01084   0.00891   0.01555   0.00000   0.00064   0.00000    0.01177

0.00182   0.00010   0.00000   0.00019     0.00000     0.00067   0.00073   0.00076   0.00000   0.00059   0.00000    0.00032

O2          0.18720   0.12243   0.15817     1.00000     0.01321   0.02867   0.01925  -0.00155   0.00035  -0.00221    0.02038

0.00180   0.00008   0.00008   0.00016     0.00000     0.00055   0.00070   0.00061   0.00047   0.00045   0.00047    0.00029

O3          0.00000   0.13830   0.00000     0.50000     0.01079   0.01312   0.01712   0.00000  -0.00003   0.00000    0.01368

0.00136   0.00000   0.00010   0.00000     0.00000     0.00069   0.00076   0.00078   0.00000   0.00059   0.00000    0.00033

O4          0.38876   0.18392   0.08670     1.00000     0.02601   0.01409   0.01973   0.00139  -0.00159   0.00266    0.01995

0.00179   0.00008   0.00008   0.00015     0.00000     0.00062   0.00062   0.00060   0.00042   0.00048   0.00048    0.00029

O5          0.31158   0.16266   0.48005     1.00000     0.01846   0.02286   0.01343   0.00112   0.00016   0.00495    0.01825

0.00183   0.00008   0.00008   0.00014     0.00000     0.00056   0.00061   0.00056   0.00045   0.00043   0.00046    0.00027

O6          0.16312   0.19103   0.76724     1.00000     0.02126   0.01756   0.01314  -0.00093   0.00124  -0.00654    0.01732

0.00173   0.00008   0.00008   0.00014     0.00000     0.00058   0.00059   0.00057   0.00041   0.00044   0.00044    0.00027

W1          0.12643   0.00000   0.62099     0.47193     0.03329   0.01104   0.04377   0.00000  -0.01498   0.00000    0.02937

0.00265   0.00015   0.00000   0.00029     0.00398     0.00120   0.00119   0.00134   0.00000   0.00091   0.00000    0.00076

W2          0.39260   0.00000   0.72188     0.48809     0.03633   0.02920   0.02151   0.00000  -0.01429   0.00000    0.02901

0.00240   0.00014   0.00000   0.00026     0.00392     0.00117   0.00132   0.00110   0.00000   0.00082   0.00000    0.00074

W3          0.00000   0.15294   0.50000     0.45616     0.02292   0.02736   0.03732   0.00000  -0.01666   0.00000    0.02920

0.00205   0.00000   0.00016   0.00000     0.00405     0.00116   0.00129   0.00135   0.00000   0.00090   0.00000    0.00079

H1          0.15368   0.05510   0.67934     1.00000     0.05740

0.03843   0.00165   0.00170   0.00356     0.00000     0.00703

H2          0.37530   0.05850   0.64382     1.00000     0.08142

0.04348   0.00203   0.00173   0.00376     0.00000     0.00858

H3          0.04329   0.19640   0.55853     1.00000     0.07843

0.04024   0.00193   0.00186   0.00376     0.00000     0.00877

Bond lengths and angles

Ca1 -       Distance       Angles

Ca1_$2    0.6319 (0.0017)

W2_$10    2.3347 (0.0017)   82.22 (0.02)

W2_$3     2.3347 (0.0017)   82.22 (0.02) 164.44 (0.04)

O1        2.4484 (0.0013)   82.59 (0.02)  90.70 (0.06)  87.30 (0.05)

O1_$2     2.4484 (0.0013)   82.59 (0.02)  87.30 (0.05)  90.70 (0.06) 165.17 (0.04)

O4        2.6071 (0.0012)  143.14 (0.03)  86.86 (0.04) 105.74 (0.04)  62.38 (0.03) 132.08 (0.04)

O4_$6     2.6071 (0.0012)  143.14 (0.03) 105.74 (0.04)  86.86 (0.04) 132.08 (0.04)  62.38 (0.03)  73.73 (0.05)

Si1       3.2148 (0.0005)  112.71 (0.02)  88.54 (0.04)  97.47 (0.04)  30.81 (0.01) 163.44 (0.03)  31.57 (0.02) 103.55 (0.03)

Si1_$6    3.2148 (0.0005)  112.71 (0.02)  97.47 (0.04)  88.54 (0.04) 163.44 (0.03)  30.81 (0.01) 103.55 (0.03)  31.57 (0.02)

Si1_$7    3.5075 (0.0006)   57.72 (0.01)  81.75 (0.04)  89.94 (0.04)  25.61 (0.01) 139.81 (0.03)  85.95 (0.02) 157.68 (0.03)

Si1_$2    3.5075 (0.0006)   57.72 (0.01)  89.94 (0.04)  81.75 (0.04) 139.81 (0.03)  25.61 (0.01) 157.68 (0.03)  85.95 (0.02)

Ca1 -         Ca1_$2        W2_$10        W2_$3         O1            O1_$2         O4            O4_$6

Na -        Distance       Angles

W1        2.4436 (0.0020)

O2        2.4603 (0.0011)   92.45 (0.05)

O2_$7     2.4603 (0.0011)   92.45 (0.05)  81.06 (0.05)

W1_$5     2.4988 (0.0021)   96.04 (0.06) 138.60 (0.03) 138.60 (0.03)

W3        2.5926 (0.0016)   65.13 (0.03)  83.17 (0.04) 151.92 (0.04)  64.38 (0.03)

W3_$5     2.5926 (0.0016)   65.13 (0.03) 151.92 (0.04)  83.17 (0.04)  64.38 (0.03) 100.77 (0.06)

O3_$4     2.6802 (0.0010)  137.63 (0.02) 114.39 (0.03)  62.43 (0.03)  85.04 (0.04) 145.65 (0.03)  77.72 (0.03)

O3        2.6802 (0.0010)  137.63 (0.02)  62.43 (0.03) 114.39 (0.03)  85.04 (0.04)  77.72 (0.03) 145.65 (0.03)  84.73 (0.05)

Si2_$7    3.2205 (0.0005)  115.83 (0.03)  99.79 (0.03)  30.87 (0.03) 112.38 (0.03) 176.76 (0.03)  77.24 (0.03)  31.64 (0.01)

Si2       3.2205 (0.0005)  115.83 (0.03)  30.87 (0.03)  99.79 (0.03) 112.38 (0.03)  77.24 (0.03) 176.76 (0.03) 102.42 (0.03)

Ca2_$5    3.3061 (0.0012)   48.73 (0.05) 126.77 (0.03) 126.77 (0.03)  47.31 (0.05)  50.39 (0.03)  50.39 (0.03) 118.73 (0.02)

Na_$5     3.3061 (0.0012)   48.73 (0.05) 126.77 (0.03) 126.77 (0.03)  47.31 (0.05)  50.39 (0.03)  50.39 (0.03) 118.73 (0.02)

Na -          W1            O2            O2_$7         W1_$5         W3            W3_$5         O3_$4

Si1 -       Distance       Angles

O1        1.6761 (0.0007)

O5        1.6766 (0.0010)  109.96 (0.06)

O2        1.6844 (0.0011)  111.03 (0.06) 108.57 (0.05)

O4        1.6880 (0.0011)  102.39 (0.06) 112.77 (0.06) 112.05 (0.05)

Ca1       3.2148 (0.0005)   48.44 (0.05) 125.50 (0.04) 125.65 (0.04)  53.95 (0.04)

Ca1_$2    3.5075 (0.0006)   39.16 (0.04) 126.39 (0.04) 122.59 (0.04)  63.30 (0.04)   9.57 (0.03)

Si1 -         O1            O5            O2            O4            Ca1

Si2 -       Distance       Angles

O6_$10    1.6738 (0.0010)

O4_$8     1.6751 (0.0011)  110.62 (0.05)

O2        1.6801 (0.0011)  110.27 (0.05) 110.56 (0.05)

O3        1.6905 (0.0007)  107.84 (0.04) 112.55 (0.06) 104.82 (0.05)

Na        3.2205 (0.0005)  125.84 (0.04) 123.39 (0.04)  48.71 (0.04)  56.27 (0.03)

Si2 -         O6_$10        O4_$8         O2            O3

Si3 -       Distance       Angles

O5        1.6780 (0.0011)

O5_$8     1.6780 (0.0011)  112.64 (0.07)

O6_$8     1.6793 (0.0010)  107.82 (0.05) 109.43 (0.05)

O6        1.6793 (0.0010)  109.43 (0.05) 107.82 (0.05) 109.68 (0.07)

Si3 -         O5            O5_$8         O6_$8

O1 -        Distance       Angles

Si1_$7    1.6761 (0.0007)

Si1       1.6761 (0.0007)  136.56 (0.09)

Ca1       2.4484 (0.0013)  115.23 (0.05) 100.75 (0.05)

Ca1_$2    2.4484 (0.0013)  100.75 (0.05) 115.23 (0.05)  14.83 (0.04)

O1 -          Si1_$7        Si1           Ca1

O2 -        Distance       Angles

Si2       1.6801 (0.0011)

Si1       1.6844 (0.0011)  137.45 (0.07)

Na        2.4603 (0.0011)  100.42 (0.05) 122.09 (0.06)

O2 -          Si2           Si1

O3 -        Distance       Angles

Si2       1.6905 (0.0007)

Si2_$9    1.6905 (0.0007)  127.90 (0.09)

Ca2_$4    2.6802 (0.0010)  123.74 (0.03)  92.09 (0.03)

Na_$4     2.6802 (0.0010)  123.74 (0.03)  92.09 (0.03)   0.00 (0.02)

Na        2.6802 (0.0010)   92.09 (0.03) 123.74 (0.03)  95.27 (0.05)  95.27 (0.05)

O3 -          Si2           Si2_$9        Ca2_$4        Na_$4

O4 -        Distance       Angles

Si2_$8    1.6751 (0.0011)

Si1       1.6880 (0.0011)  130.46 (0.07)

Ca1       2.6071 (0.0012)  134.63 (0.06)  94.49 (0.05)

O4 -          Si2_$8        Si1

O5 -        Distance       Angles

Si1       1.6766 (0.0010)

Si3       1.6780 (0.0011)  137.86 (0.07)

O5 -          Si1

O6 -        Distance       Angles

Si2_$1    1.6738 (0.0010)

Si3       1.6793 (0.0010)  140.29 (0.07)

O6 -          Si2_$1

W1 -        Distance       Angles

Na        2.4436 (0.0020)

Ca2_$5    2.4988 (0.0021)   83.96 (0.06)

Na_$5     2.4988 (0.0021)   83.96 (0.06)   0.00 (0.01)

H1        0.8907 (0.0216)  123.36 (1.57) 105.60 (1.41) 105.60 (1.41)

W1 -          Na            Ca2_$5        Na_$5

W2 -        Distance       Angles

Ca1_$1    2.3347 (0.0017)

Ca1_$3    2.3347 (0.0017)   15.56 (0.04)

H2        0.9492 (0.0231)  117.54 (1.53) 132.86 (1.55)

W2 -          Ca1_$1        Ca1_$3

W3 -        Distance       Angles

Na        2.5926 (0.0016)

Ca2_$5    2.5926 (0.0016)   79.23 (0.06)

Na_$5     2.5926 (0.0016)   79.23 (0.06)   0.00 (0.03)

H3        0.8901 (0.0230)  123.57 (1.70) 115.42 (1.61) 115.42 (1.61)

W3 -          Na            Ca2_$5        Na_$5