Appendix

Appendix Table 1. High-magnesian calcite (16.3 mol% MgCO3)

Lattice constants: a = 4.9297(7) Å, c = 16.754 (3) Å

| No. | hkl | d-Spacing (Å) | I(f) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 1 2 | 3.8037 | 7.9 |
| 2 | 1 0 4 | 2.9899 | 100 |
| 3 | 0 0 6 | 2.7924 | 2.4 |
| 4 | 1 1 0 | 2.4648 | 14.1 |
| 5 | 1 1 3 | 2.255 | 18.5 |
| 6 | 2 0 2 | 2.0685 | 13.6 |
| 7 | 0 2 4 | 1.9019 | 6.4 |
| 8 | 0 1 8 | 1.8802 | 18.3 |
| 9 | 1 1 6 | 1.8479 | 18.6 |
| 10 | 2 1 1 | 1.6062 | 2.8 |
| 11 | 1 2 2 | 1.5845 | 8.5 |
| 12 | 1 0 10 | 1.5596 | 0.9 |
| 13 | 2 1 4 | 1.5057 | 5.5 |
| 14 | 2 0 8 | 1.4949 | 2.5 |
| 15 | 1 1 9 | 1.4855 | 2.2 |
| 16 | 1 2 5 | 1.4538 | 1.6 |
| 17 | 3 0 0 | 1.4231 | 6 |
| 18 | 0 0 12 | 1.3962 | 3.1 |

Appendix Table 2. High-magnesian calcite (28.7 mol% MgCO3)

Lattice constants: a = 4.895(1) Å, c = 16.528(7) Å

| No. | hkl | d-Spacing (Å) | I(f) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 1 2 | 3.7717 | 8.8 |
| 2 | 1 0 4 | 2.9588 | 100 |
| 3 | 0 0 6 | 2.7546 | 2.1 |
| 4 | 1 1 0 | 2.4474 | 14.5 |
| 5 | 1 1 3 | 2.2366 | 18.1 |
| 6 | 2 0 2 | 2.053 | 13.8 |
| 7 | 0 2 4 | 1.8859 | 6.5 |
| 8 | 0 1 8 | 1.8571 | 17.9 |
| 9 | 1 1 6 | 1.8296 | 18.6 |
| 10 | 2 1 1 | 1.5947 | 2.7 |
| 11 | 1 2 2 | 1.5729 | 8.5 |
| 12 | 1 0 10 | 1.5399 | 0.9 |
| 13 | 2 1 4 | 1.4938 | 5.5 |
| 14 | 2 0 8 | 1.4794 | 2.5 |
| 15 | 1 1 9 | 1.4689 | 2.1 |
| 16 | 1 2 5 | 1.4418 | 1.5 |
| 17 | 3 0 0 | 1.413 | 5.9 |
| 18 | 0 0 12 | 1.3773 | 2.9 |
| 19 | 2 1 7 | 1.3258 | 0.9 |
| 20 | 0 2 10 | 1.3033 | 1.8 |
| 21 | 1 2 8 | 1.2661 | 2.7 |
| 22 | 3 0 6 | 1.2572 | 0.3 |
| 23 | 0 3 6 | 1.2572 | 0.3 |
| 24 | 2 2 0 | 1.2237 | 1.1 |
| 25 | 1 1 12 | 1.2003 | 2 |

Appendix Table 3. Disordered dolomite (38.0 mol% MgCO3)

Lattice constants: a = 4.875(1) Å, c = 16.467(5) Å

| No. | hkl | d-Spacing (Å) | I(f) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 1 2 | 3.7566 | 3.1 |
| 2 | 1 0 4 | 2.9467 | 100 |
| 3 | 0 0 6 | 2.7428 | 4.5 |
| 4 | 1 1 0 | 2.4378 | 11.9 |
| 5 | 1 1 3 | 2.2277 | 21.8 |
| 6 | 2 0 2 | 2.0499 | 12.8 |
| 7 | 0 2 4 | 1.8783 | 5.8 |
| 8 | 0 1 8 | 1.8493 | 18.5 |
| 9 | 1 1 6 | 1.8221 | 17.9 |
| 10 | 2 1 1 | 1.5884 | 3.3 |
| 11 | 1 2 2 | 1.5667 | 8.2 |
| 12 | 1,0,10 | 1.5334 | 0.7 |
| 13 | 2 1 4 | 1.4879 | 5.3 |
| 14 | 2 0 8 | 1.4733 | 2.4 |
| 15 | 1 1 9 | 1.4628 | 2.6 |
| 16 | 1 2 5 | 1.436 | 1.8 |

Appendix Table 4. Disordered dolomite (41.0 mol% MgCO3)

Lattice constants: a = 4.865(1) Å, c = 16.428(4) Å

| No. |  | hkl | d-Spacing (Å) | I(f) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 1 2 |  | 3.7487 | 2.8 |
| 2 | 1 0 4 |  | 2.9409 | 100 |
| 3 | 0 0 6 |  | 2.738 | 4.6 |
| 4 | 1 1 0 |  | 2.4324 | 11.5 |
| 5 | 1 1 3 |  | 2.223 | 22.1 |
| 6 | 2 0 2 |  | 2.045 | 13.4 |
| 7 | 0 2 4 |  | 1.8744 | 6.3 |
| 8 | 0 1 8 |  | 1.8459 | 21.7 |
| 9 | 1 1 6 |  | 1.8185 | 20.7 |
| 10 | 2 1 1 |  | 1.585 | 4 |
| 11 | 1 2 2 |  | 1.5633 | 10.2 |
| 12 | 1,0,10 |  | 1.5305 | 1 |
| 13 | 2 1 4 |  | 1.4847 | 7.3 |
| 14 | 2 0 8 |  | 1.4704 | 3.5 |
| 15 | 1 1 9 |  | 1.46 | 3.8 |
| 16 | 1 2 5 |  | 1.433 | 2.6 |
| 17 | 3 0 0 |  | 1.4044 | 9.2 |
| 18 | 0 0 12 |  | 1.369 | 5.6 |

Appendix Table 5. Disordered dolomite (45.2 mol% MgCO3)

Lattice constants: a = 4.858(2) Å, c = 16.360(8) Å

| No. | hkl | d-Spacing (Å) | I(f) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 1 2 | 3.7413 | 2.1 |
| 2 | 1 0 4 | 2.9326 | 100 |
| 3 | 0 0 6 | 2.7266 | 4 |
| 4 | 1 1 0 | 2.429 | 12.7 |
| 5 | 1 1 3 | 2.2188 | 19.2 |
| 6 | 2 0 2 | 2.0373 | 12.5 |
| 7 | 0 2 4 | 1.8706 | 5.6 |
| 8 | 0 1 8 | 1.8392 | 18.1 |
| 9 | 1 1 6 | 1.8137 | 16.2 |
| 10 | 2 1 1 | 1.5827 | 3.5 |
| 11 | 1 2 2 | 1.5609 | 8.4 |

Appendix Table 6. Disordered dolomite (54.1 mol% MgCO3)

Lattice constants: a = 4.830(4) Å, c = 16.28 (1) Å

| No. | hkl | d-Spacing (Å) | I(f) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 1 2 | 3.7205 | 2.3 |
| 2 | 1 0 4 | 2.9171 | 100 |
| 3 | 0 0 6 | 2.7133 | 4.6 |
| 4 | 1 1 0 | 2.4150 | 11.9 |
| 5 | 1 1 3 | 2.2064 | 19.0 |
| 6 | 2 0 2 | 2.0257 | 14.9 |
| 7 | 0 2 4 | 1.8602 | 4.9 |
| 8 | 0 1 8 | 1.8299 | 20.5 |
| 9 | 1 1 6 | 1.8040 | 21.4 |
| 10 | 2 1 1 | 1.5736 | 4.1 |
| 11 | 1 2 2 | 1.5520 | 10.8 |
| 12 | 1,0,10 | 1.5172 | 1 |
| 13 | 2 1 4 | 1.4737 | 6.7 |
| 14 | 2 0 8 | 1.4585 | 3.3 |
| 15 | 1 1 9 | 1.4478 | 3.9 |
| 16 | 1 2 5 | 1.4222 | 3.6 |
| 17 | 3 0 0 | 1.3943 | 8.1 |
| 18 | 0 0 12 | 1.3567 | 4.7 |
| 19 | 2 1 7 | 1.3075 | 2.7 |
| 20 | 0 2 10 | 1.2847 | 3.6 |
| 21 | 1 2 8 | 1.2485 | 3.1 |