Table 2. Atomic coordinates and displacement parameters of uchucchacuaite

===========================================================================================================

ATOM    x         	            y                     z                    U11             U22             U33                U23                U13               U12                 Ueq

===========================================================================================================

Uchucchacuaite from Peru (R100213)

Pb1    	0.25569(2)   	0.90189(3)   	0.38932(4)  	0.0255(2) 	0.0224(2) 	0.0221(2)	-0.0023(2)   	0.0024(1) 	-0.0022(1) 	0.0233(1)

Pb2   	0.24831(2)   	0.91430(3)  	-0.09676(4)   	0.0300(2)  	0.0211(2)  	0.0268(2) 	0.0003(2)  	-0.0029(2)	-0.0018(2) 	0.0260(1)

M1*  	0.05187(2)   	0.90209(2)   	0.62985(4)  	0.0233(2) 	0.0233(2)  	0.0185(2)	-0.0006(2)  	-0.0004(2) 	0.0007(1) 	0.0217(1)

M2*    	0.13248(6)   	0.14672(8)   	0.1263(2)    	0.0255(7)	 0.0182(7) 	0.0227(7)	0.0010(6)   	0.0002(6)	-0.0020(5) 	0.0221(4)

Ag      	0.14180(4)   	0.17609(7)   	0.6230(1)    	0.0402(4)  	0.0504(5) 	0.0391(5) 	-0.0021(5)  	-0.0085(4) 	0.0241(4) 	0.0433(2)

Sb1   	0.35239(3)   	0.12500(4)   	0.64424(7)   	0.0228(3) 	0.0169(3)  	0.0160(3)  	0.0010(3)   	-0.0010(2)  	0.0010(2) 	0.0186(1)

Sb2    	0.44416(3)   	0.86816(4)   	0.61507(7)  	0.0163(3) 	0.0171(3)  	0.0187(3) 	0.0017(3)   	-0.0013(3)	-0.0001(2)  	0.0174(1)

Sb3   	0.12858(3)   	0.64468(4)   	0.38406(8)  	0.0185(3)  	0.0156(3) 	0.0156(3)  	0.0006(3)    	0.0001(2) 	-0.0001(2)  	0.0166(1)

Sb4   	-0.05365(3)   	0.64186(4)   	0.63757(7)  	0.0188(3) 	0.0194(3) 	0.0166(3)  	-0.0010(3)   	-0.0006(3)   	-0.0011(2) 	0.0183(1)

Sb5    	0.05504(3)   	0.88068(4)   	0.14369(7)  	0.0189(3) 	0.0162(2)  	0.0166(3)   	0.0010(3)   	0.0001(3)   	-0.0022(3)  	0.0172(1)

S1      	0.3962(1)     	0.9938(2)   	-0.1679(2)    	0.025(1)   	0.020(1)    	0.011(1)  	-0.0005(8)  	-0.0004(8)    	0.0052(9)    	0.0185(5)

S2     	-0.0075(1)    	0.7504(2)    	0.8472(2)    	0.024(1)    	0.028(1)    	0.014(1)  	-0.001(1)    	-0.0025(9)   	-0.0078(9)    	0.0218(5)

S3    	0.2355(1)    	0.0451(2)   	-0.3533(3)    	0.019(1)   	0.020(1)   	0.020(1)    	-0.0013(9)  	-0.0012(9)     	0.0046(8)    	0.0197(4)

S4     	0.3393(1)    	0.7656(2)    	0.6039(3)    	0.020(1)    	0.020(1)   	0.019(1)     	0.001(1)      	0.000(1)      	-0.0039(8)    	0.0194(5)

S5      	0.1024(1)      	0.9892(2)    	0.9397(3)      	0.023(1)     	0.021(1)     	0.014(1)     	0.0016(9)   	-0.0012(9)   	-0.0061(9)    	0.0194(5)

S6       	0.1647(1)      	0.7618(2)    	0.5901(3)      	0.018(1)   	0.022(1)     	0.015(1)    	-0.0004(9)    	0.0018(9)   	-0.0012(9)    	0.0184(5)

S7       	0.4015(1)   	0.0004(2)   	0.4296(3)     	0.019(1)   	0.021(1)   	0.015(1)   	0.0022(9)   	0.0007(8)  	-0.0013(9)    	0.0182(5)

S8   	-0.0172(1)   	0.7646(2)   	0.4299(2)     	0.019(1)   	0.025(1)   	0.012(1)   	0.0004(9)  	-0.0001(8)  	-0.0003(9)    	0.0185(5)

S9       	0.2558(1)   	0.0607(2)   	0.1338(2)     	0.017(1)   	0.019(1)   	0.019(1)   	0.0016(8)  	-0.001(1)  	-0.0038(8)   	0.0186(4)

S10     	-0.1669(1)  	0.7225(2)   	0.6553(3)     	0.017(1)    	0.021(1)    	0.017(1)   	0.0016(9)  	-0.0007(9)  	-0.0011(8)    	0.0183(5)

S11     	0.0933(1)   	0.0070(2)   	0.3350(3)    	0.026(1)     	0.018(1)   	0.015(1)  	-0.0012(9)   	0.0023(9)   	-0.0012(9)    	0.0197(5)

S12     	0.1598(1)   	0.7668(2)   	0.1677(3)    	0.020(1)   	0.018(1)   	0.016(1)   	0.0013(8)   	0.0019(9)   	0.0008(9)      	0.0179(5)

Uchucchacuaite from Japan (R070760)

Pb1     	0.25586(2)   	0.90166(2)   	0.38972(3)    	0.0242(1)   	0.0221(2)   	0.0217(1)  	-0.0027(1)   	0.0030(1)  	-0.0034(1)    	0.0227(1)

Pb2      	0.24825(2)   	0.91460(2)  	-0.09672(3)    	0.0280(2)   	0.0204(2)   	0.0260(1)   	0.0003(1)  	-0.0025(1)  	-0.0021(1)    	0.0248(1)

M1*      	0.05180(1)   	0.90146(2)   	0.62997(3)     	0.0207(1)   	0.0218(1)   	0.0180(1)  	-0.0005(1)  	-0.0001(1)   	0.0008(1)    	0.0202(1)

M2*      	0.13211(5)   	0.14680(7)   	0.1259(1)     	0.0254(6)   	0.0168(6)  	0.0231(5)  	-0.0004(4)   	0.0028(4)  	-0.0008(4)    	0.0218(3)

Ag      	0.14163(3)   	0.17629(6)   	0.62300(8)     	0.0378(4)   	0.0497(4)   	0.0404(4)  	-0.0021(4)  	-0.0096(3)   	0.0241(3)    	0.0426(2)

Sb1      	0.35223(2)   	0.12524(4)   	0.64424(5)     	0.0195(2)   	0.0160(2)   	0.0156(2)   	0.0007(2)  	-0.0005(2)   	0.0011(2)    	0.0170(1)

Sb2      	0.44411(2)   	0.86875(3)   	0.61565(5)    	0.0138(2)   	0.0163(2)   	0.0180(2)   	0.0022(2)  	-0.0012(2)  	-0.0002(2)    	0.0160(1)

Sb3      	0.12878(2)   	0.64473(3)   	0.38365(5)    	0.0158(2)   	0.0148(2)   	0.0162(2)   	0.0003(2)   	0.0004(2)   	0.0002(2)    	0.0156(1)

Sb4     	-0.05359(2)   	0.64154(4)   	0.63753(5)     	0.0164(2)   	0.0176(2)   	0.0154(2) 	-0.0010(2)  	-0.0002(2)  	-0.0004(2)    	0.0165(1)

Sb5     	0.05487(2)   	0.88067(3)   	0.14325(5)     	0.0155(2)   	0.0154(2)   	0.0150(2)   	0.0007(2)   	0.0003(2)  	-0.0020(2)    	0.0153(1)

S1       	0.3963(1)   	0.9942(2)  	-0.1673(2)     	0.0229(9)   	0.0194(9)   	0.0122(7)  	-0.0002(6)  	-0.0005(6)   	0.0050(7)    	0.0181(4)

S2      	-0.0074(1)   	0.7498(2)   	0.8477(2)     	0.0216(9)   	0.0247(9)   	0.0130(6)   	0.0008(6)  	-0.0020(6)  	-0.0064(7)    	0.0198(4)

S3       	0.2353(1)   	0.0456(1)	-0.3535(2)    	0.0176(8)   	0.0187(9)   	0.0197(7)  	-0.0018(6)  	-0.0007(6)   	0.0039(6)    	0.0187(3)

S4       	0.3393(1)   	0.7662(1)   	0.6038(2)     	0.0164(8)   	0.0189(9)   	0.0197(8)   	0.0032(7)   	0.0011(7)  	-0.0039(6)    	0.0184(3)

S5       	0.1024(1)   	0.9889(2)   	0.9395(2)     	0.0205(9)   	0.0228(10)	0.0139(7)   	0.0026(6)  	-0.0013(6)  	-0.0061(7)    	0.0191(4)

S6       	0.1649(1)   	0.7618(1)   	0.5903(2)     	0.0178(8)   	0.0185(9)   	0.0161(8)  	-0.0005(6)   	0.0013(6)  	-0.0012(7)    	0.0175(3)

S7       	0.4014(1)   	0.0006(1)   	0.4299(2)     	0.0186(8)   	0.0158(9)   	0.0135(7)   	0.0020(6)   	0.0007(6)   	0.0001(6)    	0.0160(3)

S8      	-0.0171(1)   	0.7644(1)   	0.4302(2)     	0.0156(8)   	0.0241(10) 	0.0124(6)   	0.0006(6)  	-0.0008(6)  	-0.0020(7)    	0.0174(4)

S9       	0.2557(1)   	0.0608(1)   	0.1344(2)     	0.0152(7)   	0.0168(8)   	0.0209(7)   	0.0014(6)   	0.0009(7)  	-0.0031(6)    	0.0176(3)

S10     	-0.1670(1)   	0.7216(1)   	0.6544(2)     	0.0147(8)   	0.0217(10) 	0.0174(7)   	0.0027(6)  	-0.0001(6)  	-0.0014(6)    	0.0179(4)

S11     	0.0930(1)   	0.0065(1)   	0.3359(2)     	0.0255(9)   	0.0176(9)   	0.0166(7)  	-0.0022(7)   	0.0019(7)  	-0.0015(7)    	0.0199(4)

S12     	0.1597(1)   	0.7670(1)   	0.1672(2)     	0.0173(8)   	0.0173(9)   	0.0152(7)   	0.0014(6)   	0.0001(6)   	0.0002(7)    	0.0166(3)

===========================================================================================================

*: M1 = Pb for both structures. M2 = 0.902(2) Mn + 0.049 Ag + 0.049 Sb for R100213 and 0.918(2) Mn + 0.041 Ag + 0.041 Sb for R070760.