TABLE 1. Major and minor elements composition (wt%) of fluorapatites

| Type Sample | 1 D1602 | 1 E7377 | 1 E5969 | 1 D1785 | 2 D1535 | 2 E5895 | 2 E5896 | 3 D1751 | 5 D735 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Avg | Avg | Avg | Avg | Avg | Avg | Avg | Avg | Avg |
| SiO2 | 0.482(35) | 0.494(44) | 0.469(41) | 0.531(52) | 0.780(62) | 0.740(79) | 0.727(59) | 0.024(5) | 2.22(10) |
| Al2O3 | 0.011(7) | 0.004(3) | 0.006(6) | 0.011(9) | 0.004(4) | 0.009(7) | 0.010(8) | 0.012(8) | 0.010(10) |
| FeO† | 0.168(32) | 0.169(38) | 0.189(63) | 0.28(22) | 0.039(17) | 0.053(34) | 0.028(28) | 0.165(66) | 0.014(14) |
| MnO | 0.035(21) | 0.049(31) | 0.059(34) | 0.035(20) | 0.134(28) | 0.115(36) | 0.120(52) | 0.077(53) | 0.024(21) |
| MgO | 0.221(28) | 0.236(16) | 0.257(15) | 0.217(15) | 0.356(12) | 0.374(26) | 0.367(30) | 0.45(13) | 0.016(11) |
| CaO | 54.98(68) | 54.46(53) | 54.90(84) | 54.03(47) | 52.99(63) | 53.27(98) | 53.29(55) | 54.45(79) | 53.68(95) |
| SrO | 0.289(59) | 0.219(44) | 0.241(42) | 0.275(36) | 0.118(26) | 0.133(45) | 0.146(33) | 0.069(35) | 0.059(32) |
| Na2O | 0.067(7) | 0.038(12) | 0.039(24) | 0.059(9) | 0.272(29) | 0.299(63) | 0.284(38) | 0.158(47) | 0.049(25) |
| K2O | 0.013(11) | 0.008(7) | 0.009(9) | 0.015(12) | 0.014(7) | 0.021(10) | 0.019(19) | 0.009(9) | 0.010(10) |
| La2O3‡ | 0.048(10) | 0.040(9) | 0.036(5) | 0.050(11) | 0.121(13) | 0.133(15) | 0.111(16) | 0.037(9) | - |
| Ce2O3‡ | 0.133(39) | 0.143(82) | 0.172(46) | 0.170(51) | 0.596(12) | 0.536(88) | 0.561(12) | 0.130(69) | - |
| Pr2O3‡ | 0.015(3) | 0.015(6) | 0.013(2) | 0.016(4) | 0.048(8) | 0.048(4) | 0.044(6) | 0.019(7) | - |
| Nd2O3‡ | 0.056(6) | 0.050(7) | 0.044(5) | 0.053(10) | 0.148(12) | 0.167(18) | 0.136(26) | 0.085(22) | - |
| Sm2O3‡ | 0.010(2) | 0.009(2) | 0.008(1) | 0.009(2) | 0.027(4) | 0.031(3) | 0.024(4) | 0.022(8) | - |
| Eu2O3‡ | 0.003(0) | 0.003(1) | 0.002(0) | 0.002(0) | 0.007(1) | 0.008(1) | 0.006(1) | 0.006(2) | - |
| Gd2O3‡ | 0.007(1) | 0.006(0) | 0.005(1) | 0.006(2) | 0.017(2) | 0.020(3) | 0.014(3) | 0.019(8) | - |
| Dy2O3‡ | 0.004(1) | 0.003(1) | 0.005(0) | 0.003(1) | 0.010(2) | 0.012(1) | 0.008(2) | 0.025(5) | - |
| P2O5 | 40.68(32) | 40(1) | 40.45(70) | 40.26(80) | 38.57(46) | 38.76(25) | 39.11(86) | 41.27(25) | 36.51(52) |
| SO3 | 0.369(54) | 0.322(55) | 0.332(34) | 0.363(46) | 1.09(12) | 1.22(15) | 1.19(13) | 0.413(77) | 1.45(11) |
| V2O5 | 0.026(19) | 0.044(32) | 0.038(34) | 0.018(18) | 0.306(26) | 0.332(52) | 0.322(58) | 0.026(26) | - |
| As2O5 | - | - | - | 0.001(1) | 0.095(29) | 0.092(28) | 0.088(34) | 0.040(52) | 0.046(22) |
| F | 3.467(71) | 3.403(68) | 3.452(94) | 3.391(65) | 3.269(44) | 3.263(54) | 3.229(49) | 3.432(67) | 3.120(55) |
| Cl | 0.551(21) | 0.598(56) | 0.614(67) | 0.603(75) | 0.354(62) | 0.372(74) | 0.371(27) | 0.296(35) | 0.037(8) |
| −O≡F | 1.460 | 1.433 | 1.453 | 1.428 |  |  |  |  |  |
| −O≡Cl | 0.124 | 0.135 | 0.138 | 0.136 | 1.456 | 1.457 | 1.443 | 1.512 | 1.322 |
| Totale | 100.049 | 98.750 | 99.745 | 98.831 | 97.904 | 98.549 | 98.772 | 99.708 | 95.922 |
| Chemical formulae based on 16 cations |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P | 5.813 | 5.791 | 5.800 | 5.830 | 5.637 | 5.627 | 5.665 | 5.900 | 5.393 |
| Si | 0.081 | 0.085 | 0.079 | 0.091 | 0.135 | 0.127 | 0.124 | 0.004 | 0.387 |
| S | 0.047 | 0.041 | 0.042 | 0.047 | 0.141 | 0.156 | 0.153 | 0.052 | 0.189 |
| V | 0.003 | 0.005 | 0.004 | 0.002 | 0.035 | 0.038 | 0.036 | 0.003 | - |
| As | - | - | - | - | 0.010 | 0.010 | 0.009 | 0.004 | 0.005 |
| Z site | 5.944 | 5.922 | 5.926 | 5.962 | 5.958 | 5.958 | 5.988 | 5.963 | 5.975 |
| Al | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| Fe2+tot | 0.024 | 0.024 | 0.027 | 0.040 | 0.006 | 0.008 | 0.004 | 0.023 | 0.002 |
| Mn | 0.005 | 0.007 | 0.009 | 0.005 | 0.020 | 0.017 | 0.017 | 0.011 | 0.004 |
| Mg | 0.056 | 0.060 | 0.065 | 0.055 | 0.092 | 0.096 | 0.094 | 0.113 | 0.004 |
| Ca | 9.899 | 9.933 | 9.917 | 9.859 | 9.758 | 9.744 | 9.726 | 9.807 | 9.989 |
| Sr | 0.028 | 0.022 | 0.024 | 0.027 | 0.012 | 0.013 | 0.014 | 0.007 | 0.006 |
| Na | 0.022 | 0.013 | 0.013 | 0.020 | 0.091 | 0.100 | 0.094 | 0.052 | 0.017 |
| K | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.004 | 0.002 | 0.002 |
| La | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.008 | 0.008 | 0.007 | 0.002 |  |
| Ce | 0.008 | 0.009 | 0.011 | 0.011 | 0.038 | 0.034 | 0.035 | 0.008 |  |
| Pr | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.001 |  |
| Nd | 0.007 | 0.003 | 0.001 | 0.003 | 0.009 | 0.010 | 0.008 | 0.005 |  |
| Sm | 0.001 | 0.001 | - | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 |  |
| Eu | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Gd | 0.001 | - | - | - | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |  |
| Dy | - | - | - | - | 0.001 | 0.001 | - | 0.001 |  |
| totREE | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.019 | 0.061 | 0.059 | 0.056 | 0.020 |  |
| M site | 10.056 | 10.078 | 10.074 | 10.031 | 10.042 | 10.042 | 10.012 | 10.037 | 10.025 |
| F | 1.851 | 1.840 | 1.849 | 1.835 | 1.785 | 1.770 | 1.747 | 1.833 | 1.722 |
| Cl | 0.158 | 0.173 | 0.176 | 0.175 | 0.103 | 0.108 | 0.108 | 0.085 | 0.011 |
| OH | - | - | - | - | 0.112 | 0.122 | 0.145 | 0.082 | 0.268 |
| X site | 2.009* | 2.014* | 2.025* | 2.009* | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Notes: Standard deviations are given in parentheses. Avg is the mean. † total Fe as FeO. ‡ LA-ICP-MS data. * The overpopulation of the X site for the type 1 apatite crystals could be explained by fluorine X-ray count rate increases during the EMPA analyses (McCubbin et al., 2010; Pyle et al., 2002; Stormer et al.,1993). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

TABLE 2. Trace elements composition (ppm) of selected fluorapatites.

| Type Sample | 1 1602 | 1 7377 | 1 5969 | 1 1785 | 2 1535 | 2 5895 | 2 5896 | 3 D1751 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Avg | Avg | Avg | Avg | Avg | Avg | Avg | Avg |
| Cs | 0.04(1) | 0.03(2) | 0.05(3) | 0.03(1) | 0.02 (1) | 0.02(2) | 0.02(1) | 0.03(2) |
| Rb | 0.21(11) | 2(2) | 0.87(62) | 0.22(21) | 0.13(8) | 0.15(15) | 0.10(4) | 0.41(28) |
| Ba | 74(16) | 69(16) | 108(32) | 86(10) | 37(5) | 40(20) | 50(37) | 11(5) |
| Th | 27(2) | 22(5) | 16(2) | 30(4) | 275(106) | 236(70) | 208(49) | 20(5) |
| U | 6(1) | 7(2) | 8(3) | 8(2) | 7.02(73) | 5.96(97) | 5.62(94) | 0.04(2) |
| Th/U | 4.16 | 3.35 | 2.19 | 3.88 | 39.28 | 39.59 | 36.97 | 487 |
| Nb | 0.06(5) | 0.24(18) | 0.06(6) | 0.04(4) | 0.23(11) | 0.29(16) | 0.24(18) | 0.05(5) |
| Ta | 0.02(1) | 0.01(1) | - | 0.02(2) | 0.01(1) | 0.02(2) | 0.03(2) | - |
| Pb | 3.11(72) | 23(14) | 50(48) | 2.93(31) | 13.27(77) | 14(2) | 13(4) | 4(4) |
| Hf | 0.12(3) | 0.14(13) | 0.04(4) | 0.13(12) | 0.06(6) | 0.09(7) | 0.11(8) | 0.17(15) |
| Zr | 5.28(85) | 4(3) | 3.06(69) | 4.03(93) | 10(2) | 11(3) | 9(1) | 2(1) |
| Ti | 9(5) | 18(17) | 16(13) | 5(3) | 3(2) | 5(4) | 3(2) | 7(5) |
| Tb | 7(1) | 5.99(68) | 4.94(46) | 5.87(72) | 18(1) | 19(3) | 16(2) | 19(5) |
| Dy | 31(4) | 29(4) | 22(2) | 27(4) | 88(8) | 90(14) | 80(13) | 95(26) |
| Y | 137(18) | 115(5) | 89(8) | 117(17) | 413(43) | 436(63) | 402(55) | 343(44) |
| Ho | 5.12(60) | 4.45(52) | 3.54(33) | 4.84(78) | 15(1) | 16(2) | 14(3) | 18(4) |
| Er | 12(2) | 10(2) | 7.26(87) | 9(2) | 35(3) | 37(6) | 35(6) | 44(10) |
| Tm | 1.37(19) | 1.12(25) | 0.80(9) | 1.16(19) | 4.35(40) | 4.78(74) | 4.44(50) | 5(1) |
| Yb | 7(1) | 5.35(63) | 4.51(61) | 6.24(73) | 29(2) | 30(5) | 29(6) | 30(8) |
| Lu | 0.90(13) | 0.80(6) | 0.54(11) | 0.82(14) | 3.66(30) | 4.00(69) | 3.71(44) | 4(1) |
| Notes: Standard deviations are given in parentheses. Avg is the mean. |  |  |  |  |  |  |  |  |