Appendix 1. Displacement parameter (Ueq, Å2) for hydrous sample

| T (K) | 303 | 350 | 396 | 443 | 489 | 537 | 586 | 635 | 685 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | 0.0216(4) | 0.0214(5) | 0.0224(5) | 0.0229(6) | 0.0245(7) | 0.039(1) | 0.053(2) | 0.038(2) | 0.0232(6) |
| M2 | 0.0142(3) | 0.0138(4) | 0.0144(4) | 0.0150(5) | 0.0168(5) | 0.0283(9) | 0.040(2) | 0.037(2) | 0.0230(6) |
| M3A | 0.0157(4) | 0.0162(6) | 0.0167(6) | 0.0182(6) | 0.0194(7) | 0.032(1) | 0.040(2) | 0.034(2) | 0.0230(7) |
| M3B | 0.0157(4) | 0.0160(6) | 0.0166(6) | 0.0179(6) | 0.0186(7) | 0.030(1) | 0.037(2) | 0.034(2) | 0.0243(7) |
| Si | 0.0126(2) | 0.0121(3) | 0.0122(3) | 0.0129(3) | 0.0142(3) | 0.0257(5) | 0.040(1) | 0.036(1) | 0.0182(4) |
| O1 | 0.0168(5) | 0.0158(6) | 0.0168(6) | 0.0159(7) | 0.0189(7) | 0.033(1) | 0.047(3) | 0.039(3) | 0.0186(8) |
| O2 | 0.0150(5) | 0.0143(6) | 0.0149(6) | 0.0154(7) | 0.0174(7) | 0.030(1) | 0.044(3) | 0.038(3) | 0.0188(8) |
| O3 | 0.0167(4) | 0.0163(5) | 0.0170(5) | 0.0174(6) | 0.0187(6) | 0.034(1) | 0.046(3) | 0.042(3) | 0.0204(7) |
| O4A | 0.0145(4) | 0.0149(5) | 0.0150(5) | 0.0156(5) | 0.0169(6) | 0.0304(8) | 0.044(2) | 0.039(2) | 0.0193(7) |
| O4B | 0.0138(3) | 0.0139(5) | 0.0145(5) | 0.0144(5) | 0.0163(5) | 0.0312(8) | 0.048(2) | 0.040(2) | 0.0190(7) |

Appendix 2. Displacement parameter (Ueq, Å2) for dehydrated sample

| T (K) | 303 | 359 | 415 | 471 | 527 | 586 | 645 | 705 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | 0.0114(6) | 0.0126(6) | 0.0126(6) | 0.0136(6) | 0.0144(6) | 0.0161(7) | 0.0175(7) | 0.0185(6) |
| M2 | 0.0108(5) | 0.0139(6) | 0.0116(6) | 0.0142(6) | 0.0148(6) | 0.0163(6) | 0.0162(6) | 0.0169(6) |
| M3 | 0.0116(5) | 0.0131(5) | 0.0127(5) | 0.0144(5) | 0.0153(5) | 0.0166(5) | 0.0172(6) | 0.0185(5) |
| Si | 0.0109(4) | 0.0107(4) | 0.0116(4) | 0.0126(4) | 0.0133(4) | 0.0129(4) | 0.0148(4) | 0.0157(4) |
| O1 | 0.0145(9) | 0.0129(8) | 0.0124(8) | 0.0139(8) | 0.016(1) | 0.0159(9) | 0.019(1) | 0.018(1) |
| O2 | 0.0145(9) | 0.0130(8) | 0.0141(8) | 0.0148(8) | 0.017(1) | 0.0161(9) | 0.019(1) | 0.019(1) |
| O3 | 0.0145(9) | 0.0130(7) | 0.0131(7) | 0.0148(7) | 0.0177(9) | 0.0161(7) | 0.019(1) | 0.020(1) |
| O4 | 0.0138(8) | 0.0125(6) | 0.0124(6) | 0.0139(6) | 0.0172(8) | 0.0151(6) | 0.0181(9) | 0.0193(8) |

Appendix 3. Mg-O bond lengths (Å) and polyhedral volumes (Å3) for hydrous sample

| T (K) |  | 303 | 350 | 396 | 443 | 486 | 537 | 586 | 635 | 685 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M1: | O3 (2) | 2.119(2) | 2.122(2) | 2.123(2) | 2.125(2) | 2.126(3) | 2.131(4) | 2.127(9) | 2.134(9) | 2.129(3) |
|  | O4A (2) | 2.059(2) | 2.061(2) | 2.061(2) | 2.062(2) | 2.063(3) | 2.075(4) | 2.068(9) | 2.069(9) | 2.059(3) |
|  | O4B (2) | 2.051(2) | 2.053(2) | 2.054(2) | 2.056(2) | 2.056(3) | 2.058(4) | 2.064(9) | 2.070(9) | 2.055(3) |
|  | V | 11.87(1) | 11.91(1) | 11.92(1) | 11.94(1) | 11.95(1) | 12.06(2) | 12.04(5) | 12.11(5) | 11.03(2) |
| M2: | O1 (1) | 2.107(2) | 2.109(2) | 2.110(2) | 2.111(2) | 2.107(3) | 2.109(4) | 2.102(9) | 2.084(9) | 2.054(4) |
|  | O2 (1) | 2.096(2) | 2.102(2) | 2.103(2) | 2.103(2) | 2.109(3) | 2.119(4) | 2.124(9) | 2.114(9) | 2.102(4) |
|  | O4A (2) | 2.076(3) | 2.079(3) | 2.079(3) | 2.083(3) | 2.082(4) | 2.073(6) | 2.07(1) | 2.09(1) | 2.106(5) |
|  | O4B (2) | 2.084(3) | 2.084(3) | 2.086(3) | 2.085(3) | 2.088(4) | 2.091(6) | 2.08(1) | 2.09(1) | 2.100(5) |
|  | V | 12.01(1) | 12.05(1) | 12.07(1) | 12.09(1) | 12.11(1) | 12.10(2) | 12.02(5) | 12.11(5) | 12.15(2) |
| M3A: | O1 (2) | 2.074(2) | 2.073(2) | 2.075(2) | 2.075(2) | 2.076(3) | 2.080(4) | 2.078(9) | 2.060(9) | 2.027(4) |
|  | O3 (2) | 2.102(3) | 2.101(3) | 2.101(3) | 2.106(3) | 2.109(4) | 2.114(6) | 2.10(1) | 2.13(1) | 2.135(5) |
|  | O4A (2) | 2.102(3) | 2.104(3) | 2.107(3) | 2.109(3) | 2.113(4) | 2.115(6) | 2.11(1) | 2.12(1) | 2.138(5) |
|  | V | 12.14(1) | 12.14(1) | 12.17(1) | 12.21(1) | 12.25(1) | 12.31(2) | 12.23(5) | 12.31(5) | 12.23(2) |
| M3B: | O1 (2) | 2.072(2) | 2.073(2) | 2.074(2) | 2.073(2) | 2.075(3) | 2.080(4) | 2.090(2) | 2.075(9) | 2.028(4) |
|  | O3 (2) | 2.098(3) | 2.100(3) | 2.099(3) | 2.100(3) | 2.105(4) | 2.107(6) | 2.11(1) | 2.12(1) | 2.134(5) |
|  | O4B (2) | 2.098(3) | 2.097(3) | 2.099(3) | 2.102(3) | 2.104(4) | 2.101(6) | 2.10(1) | 2.11(1) | 2.140(5) |
|  | V | 12.08(1) | 12.09(1) | 12.10(1) | 12.12(1) | 12.16(1) | 12.18(2) | 12.26(5) | 12.30(5) | 12.24(2) |
| Si | V | 2.32(1) | 2.32(1) | 2.32(1) | 2.32(1) | 2.32(1) | 2.32(2) | 2.34(4) | 2.32(4) | 2.31(2) |

Appendix 4. Mg-O bond lengths (Å) and polyhedral volumes (Å3) for dehydrated sample

| T (K) |  | 303 | 359 | 415 | 471 | 527 | 586 | 645 | 705 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M1: | O3 (2) | 2.113(2) | 2.115(2) | 2.119(2) | 2.118(2) | 2.122(2) | 2.122(2) | 2.122(2) | 2.127(2) |
|  | O4 (4) | 2.048(2) | 2.048(2) | 2.052(2) | 2.056(2) | 2.055(2) | 2.053(2) | 2.055(2) | 2.059(2) |
|  | V | 11.74(1) | 11.76(1) | 11.82(1) | 11.85(1) | 11.87(1) | 11.84(1) | 11.86(1) | 11.94(1) |
| M2: | O1 (1) | 2.046(2) | 2.045(2) | 2.044(2) | 2.052(2) | 2.053(2) | 2.054(2) | 2.060(2) | 2.055(2) |
|  | O2(1) | 2.094(2) | 2.090(2) | 2.095(2) | 2.092(2) | 2.096(2) | 2.095(2) | 2.098(2) | 2.102(2) |
|  | O4 (4) | 2.093(3) | 2.092(3) | 2.096(3) | 2.099(3) | 2.098(3) | 2.098(3) | 2.100(3) | 2.103(3) |
|  | V | 12.00(1) | 11.97(1) | 12.03(1) | 12.07(1) | 12.07(1) | 12.07(1) | 12.12(1) | 12.16(1) |
| M3: | O1 (2) | 2.020(2) | 2.021(2) | 2.023(2) | 2.022(2) | 2.024(2) | 2.024(2) | 2.026(2) | 2.028(2) |
|  | O3 (2) | 2.123(3) | 2.125(3) | 2.127(3) | 2.129(3) | 2.128(3) | 2.130(3) | 2.129(3) | 2.135(3) |
|  | O4 (2) | 2.128(3) | 2.128(3) | 2.131(3) | 2.131(3) | 2.136(3) | 2.137(3) | 2.139(3) | 2.143(3) |
|  | V | 12.07(1) | 12.08(1) | 12.12(1) | 12.13(1) | 12.16(1) | 12.18(1) | 12.20(1) | 12.26(1) |
| Si: | V | 2.30(1) | 2.31(1) | 2.30(1) | 2.30(1) | 2.30(1) | 2.31(1) | 2.32(1) | 2.30(1) |