- Table 5 (supplementary data). Anisotropic displacement parameters for pavlovskyite, Pbcn setting.

| Atom | U11 | U22 | U33 | U23 | U13 | U12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Si1 | 0.0098(3) | 0.0098(4) | 0.0113(4) | 0.0006(4) | -0.0004(3) | 0.0004(3) |
| Si2 | 0.0098(4) | 0.0102(4) | 0.0122(4) | 0.0008(4) | -0.0001(3) | -0.0005(3) |
| Si3 | 0.0113(5) | 0.0093(5) | 0.0106(6) | 0.000 | -0.0009(5) | 0.000 |
| Ca1 | 0.0123(3) | 0.0096(3) | 0.0127(3) | 0.0003(2) | 0.0001(3) | -0.0002(2) |
| Ca2 | 0.0107(4) | 0.0137(4) | 0.0121(4) | -0.0021(3) | -0.0021(3) | -0.0007(3) |
| Ca3 | 0.0112(3) | 0.0150(3) | 0.0152(3) | 0.0045(3) | 0.0013(3) | 0.0004(2) |
| Ca4 | 0.0116(3) | 0.0100(3) | 0.0128(3) | -0.0008(2) | 0.0002(3) | -0.0005(2) |
| Ca5 | 0.0142(4) | 0.0105(4) | 0.0152(4) | 0.000 | 0.0004(4) | 0.000 |
| O1 | 0.0121(9) | 0.0107(10) | 0.0158(12) | 0.0013(10) | 0.0005(9) | 0.0002(8) |
| O2 | 0.0121(10) | 0.0151(11) | 0.0141(12) | -0.0018(10) | -0.0003(9) | 0.0013(9) |
| O3 | 0.0124(10) | 0.0126(11) | 0.0138(12) | 0.0006(10) | -0.0008(9) | 0.0008(9) |
| O4 | 0.0082(9) | 0.0151(11) | 0.0140(11) | -0.0003(10) | -0.0007(8) | 0.0018(8) |
| O5 | 0.0126(10) | 0.0165(12) | 0.0133(12) | -0.0004(10) | 0.0004(9) | 0.0006(9) |
| O6 | 0.0119(10) | 0.0120(11) | 0.0186(13) | -0.0001(10) | -0.0005(9) | 0.0007(9) |
| O7 | 0.0096(9) | 0.0126(11) | 0.0146(12) | 0.0016(10) | 0.0005(9) | -0.0005(8) |
| O8 | 0.0109(9) | 0.0123(11) | 0.0155(12) | 0.0021(10) | 0.0002(8) | -0.0008(8) |
| O9 | 0.0176(11) | 0.0130(11) | 0.0199(14) | 0.0005(10) | -0.0060(10) | 0.0000(9) |