Appendix 1. Anisotropic displacement parameters (Å2)

|  |  | Aragonite | Strontianite | Cerussite | Witherite |  |  | Aragonite | Strontianite | Cerussite | Witherite |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M | U11 | 0.0131(3) | 0.0175(9) | 0.0133(3) | 0.0158(4) | O1 | U11 | 0.0211(9) | 0.011(5) | 0.027(5) | 0.025(5) |
|  | U22 | 0.0110(3) | 0.0176(9) | 0.0146(3) | 0.0127(4) |  | U22 | 0.0128(8) | 0.016(5) | 0.014(4) | 0.015(4) |
|  | U33 | 0.0122(3) | 0.014(1) | 0.0120(3) | 0.0150(4) |  | U33 | 0.0172(9) | 0.014(6) | 0.026(5) | 0.023(3) |
|  | U23 | 0.0002(2) | 0.0000(9) | 0.0001(2) | 0.0004(2) |  | U23 | –0.0005(7) | –0.007(5) | –0.007(4) | 0.000(3) |
|  | Ueq | 0.0121(2) | 0.0164(7) | 0.0133(2) | 0.0145(3) |  | Ueq | 0.0170(4) | 0.014(3) | 0.022(2) | 0.021(2) |
| C | U11 | 0.015(1) | 0.026(9) | 0.009(4) | 0.028(6) | O2 | U11 | 0.0135(6) | 0.012(4) | 0.022(3) | 0.015(3) |
|  | U22 | 0.015(1) | 0.020(8) | 0.033(7) | 0.014(5) |  | U22 | 0.0179(6) | 0.015(4) | 0.021(3) | 0.019(3) |
|  | U33 | 0.006(1) | 0.000(8) | 0.002(4) | 0.013(4) |  | U33 | 0.0162(6) | 0.012(4) | 0.016(3) | 0.024(3) |
|  | U23 | 0.0007(8) | –0.003(7) | –0.000(5) | –0.002(4) |  | U23 | 0.013(4) | –0.003(3) | 0.001(2) | –0.000(2) |
|  | Ueq | 0.0121(5) | 0.015(3) | 0.015(2) | 0.018(2) |  | U13 | 0.0003(5) | –0.002(3) | 0.001(2) | 0.000(2) |
|  |  |  |  |  |  |  | U12 | 0.0029(5) | 0.000(3) | 0.003(3) | 0.001(2) |
|  |  |  |  |  |  |  | Ueq | 0.0159(3) | 0.013(2) | 0.020(2) | 0.019(1) |

Note: Anisotropic temperature factors: T = exp[–82(h2U11 + … + 2hlU12 +…)].

Appendix 2. Unit-cell parameters of aragonite at temperatures

| T (K) | a (Å) | b (Å) | c (Å) | V (Å3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Low-temperature range |  |  |  |  |
| 143 | 4.9518(6) | 7.9446(7) | 5.7121(6) | 224.71(3) |
| 184 4.9541(5) | 185 7.9494(6) | 186 5.7186(5) | 187 225.21(3) | 188 |
| 224 4.9564(5) | 225 7.9536(6) | 226 5.7253(5) | 227 225.70(3) | 228 |
| 265 | 4.9579(6) | 7.9595(7) | 5.7328(6) | 226.23(4) |
| 300 | 4.9596(5) | 7.9644(7) | 5.7416(5) | 226.80(4) |
| High-temperature range |  |  |  |  |
| 300 | 4.9615(7) | 7.963(1) | 5.7428(8) | 226.89(5) |
| 359 | 4.9638(8) | 7.970(1) | 5.755(1) | 227.65(7) |
| 415 | 4.9667(7) | 7.978(1) | 5.7680(9) | 228.54(6) |
| 471 | 4.9692(7) | 7.987(1) | 5.7796(8) | 229.39(5) |
| 527 | 4.9723(6) | 7.9983(9) | 5.7931(7) | 230.39(5) |
| 586 | 4.973(2) | 8.011(2) | 5.806(2) | 231.32(9) |

Appendix 3. Unit-cell parameters of strontianite at temperatures

| T (K) | a (Å) | b (Å) | c (Å) | V (Å3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Low-temperature range |  |  |  |  |
| 143 | 5.0826(9) | 8.337(1) | 5.956(1) | 252.37(5) |
| 184 | 5.0844(7) | 8.3408(8) | 5.9650(8) | 252.96(4) |
| 224 | 5.0871(7) | 8.3453(8) | 5.9731(8) | 253.58(4) |
| 264 | 5.0892(7) | 8.3482(9) | 5.9816(8) | 254.13(4) |
| 300 | 5.0914(6) | 8.3519(8) | 5.9901(7) | 254.71(4) |
| High-temperature range |  |  |  |  |
| 300 | 5.086(1) | 8.349(1) | 5.998(2) | 254.7(1) |
| 353 | 5.093(1) | 8.357(2) | 6.011(2) | 255.9(1) |
| 396 | 5.094(1) | 8.360(2) | 6.024(2) | 256.6(1) |
| 443 | 5.098(1) | 8.365(2) | 6.037(2) | 257.5(1) |
| 489 | 5.099(1) | 8.369(1) | 6.051(2) | 258.2(1) |
| 537 | 5.102(1) | 8.374(2) | 6.061(2) | 259.0(1) |
| 586 | 5.105(1) | 8.382(2) | 6.078(2) | 260.1(1) |

Appendix 4. Unit-cell parameters of cerussite at temperatures

| T (K) | a (Å) | b (Å) | c (Å) | V (Å3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Low-temperature range: |  |  |  |  |
| 143 | 5.1741(4) | 8.4919(9) | 6.0921(5) | 267.73(3) |
| 184 | 5.1752(3) | 8.4926(7) | 6.1045(4) | 268.30(2) |
| 225 | 5.1777(5) | 8.493(1) | 6.1180(6) | 269.04(4) |
| 265 | 5.1796(4) | 8.494(1) | 6.1305(6) | 269.73(4) |
| 300 | 5.1820(4) | 8.4953(9) | 6.1436(5) | 270.46(3) |
| High-temperature range: |  |  |  |  |
| 300 | 5.1833(7) | 8.493(1) | 6.1404(7) | 270.28(6) |
| 353 | 5.1867(7) | 8.497(1) | 6.1612(7) | 271.54(6) |
| 396 | 5.1889(6) | 8.5008(9) | 6.1767(7) | 272.46(4) |
| 443 | 5.1919(7) | 8.505(1) | 6.1996(9) | 273.76(5) |
| 489 | 5.195(1) | 8.509(1) | 6.223(1) | 275.08(8) |

Appendix 5. Unit-cell parameters of witherite at temperatures

| T (K) | a (Å) | b (Å) | c (Å) | V (Å3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Low-temperature range: |  |  |  |  |
| 143 | 5.3072(9) | 8.8953(9) | 6.400(1) | 302.12(6) |
| 184 | 5.3102(8) | 8.8976(8) | 6.4070(9) | 302.72(5) |
| 224 | 5.3135(7) | 8.9006(6) | 6.4148(8) | 303.37(4) |
| 264 | 5.3157(9) | 8.9038(8) | 6.4242(9) | 304.05(5) |
| 300 | 5.3193(9) | 8.9056(8) | 6.4353(9) | 304.85(5) |
| High-temperature range: |  |  |  |  |
| 300 | 5.3174(9) | 8.904(1) | 6.4352(8) | 304.68(5) |
| 353 | 5.3181(9) | 8.905(1) | 6.4501(8) | 305.47(5) |
| 396 | 5.3205(8) | 8.907(1) | 6.4649(7) | 306.36(5) |
| 443 | 5.3230(8) | 8.910(1) | 6.4811(9) | 307.41(6) |
| 489 | 5.325(1) | 8.914(1) | 6.4985(9) | 308.46(6) |
| 537 | 5.328(1) | 8.916(1) | 6.516(1) | 309.54(8) |
| 586 | 5.33191) | 8.918(2) | 6.534(1) | 310.65(9) |

Appendix 6. Atomic position coordinates and anisotropic displacement parameters for aragonite at temperatures

| T (K) |  | 184 | 224 | 265 | 300* | 300# | 359 | 415 | 471 | 527 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M | y/b | 0.4151(3) | 0.4151(3) | 0.4148(3) | 0.4150(3) | 0.4151(3) | 0.4149(2) | 0.4148(2) | 0.4150(2) | 0.4148(2) |
|  | z/c | 0.7599(4) | 0.7600(3) | 0.7596(4) | 0.7596(3) | 0.7600(3) | 0.7600(2) | 0.7599(3) | 0.7597(2) | 0.7594(2) |
|  | Ueq | 0.013(4) | 0.014(3) | 0.010(4) | 0.015(4) | 0.016(4) | 0.019(2) | 0.024(2) | 0.025(2) | 0.029(4) |
| C | y/b | 0.763(2) | 0.763(2) | 0.762(3) | 0.762(2) | 0.764(2) | 0.761(2) | 0.763(2) | 0.761(2) | 0.759(2) |
|  | z/c | –0.089(4) | –0.087(3) | –0.086(4) | –0.088(3) | –0.085(3) | –0.084(1) | –0.081(2) | –0.082(1) | –0.082(2) |
|  | Ueq | 0.015(5) | 0.016(4) | 0.010(5) | 0.017(5) | 0.017(6) | 0.016(3) | 0.019(4) | 0.020(3) | 0.023(4) |
| O1 | y/b | 0.9244(8) | 0.9244(7) | 0.924(1) | 0.9235(8) | 0.9246(9) | 0.9226(6) | 0.9220(8) | 0.9218(6) | 0.9207(8) |
|  | z/c | –0.096(2) | –0.095(1) | –0.096(2) | –0.095(2) | –0.096(2) | –0.095(1) | –0.095(2) | –0.094(1) | –0.092(1) |
|  | Ueq | 0.015(4) | 0.015(3) | 0.014(4) | 0.018(4) | 0.019(5) | 0.021(2) | 0.029(3) | 0.029(2) | 0.035(3) |
| O2 | x/a | 0.4752(9) | 0.4748(8) | 0.474(1) | 0.4750(8) | 0.4753(9) | 0.4747(5) | 0.4739(7) | 0.4738(7) | 0.4738(8) |
|  | y/b | 0.6804(7) | 0.6802(6) | 0.6806(7) | 0.6804(6) | 0.6807(8) | 0.6801(4) | 0.6800(6) | 0.6800(5) | 0.6809(6) |
|  | z/c | –0.087(1) | –0.087(1) | –0.087(1) | –0.0870(9) | –0.0861(9) | –0.0857(5) | –0.0852(7) | –0.0847(5) | –0.0838(7) |
|  | Ueq | 0.014(5) | 0.015(4) | 0.008(5) | 0.016(5) | 0.018(6) | 0.021(3) | 0.026(3) | 0.028(3) | 0.034(3) |

Appendix 7. Bond lengths (Å) and bond angles for aragonite at temperatures (*: C – O bond lengths are corrected as in Equation 1)

| T (K) |  | 184 | 224 | 265 | 300* | 300# | 359 | 415 | 471 | 527 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ca | O1(1) | 2.402(9) | 2.402(8) | 2.406(9) | 2.409(9) | 2.410(9) | 2.418(6) | 2.425(8) | 2.423(6) | 2.424(7) |
|  | O1(2) | 2.649(9) | 2.653(8) | 2.652(10) | 2.654(8) | 2.655(9) | 2.658(6) | 2.660(8) | 2.664(5) | 2.669(6) |
|  | O2(2) | 2.437(8) | 2.437(7) | 2.444(9) | 2.444(7) | 2.439(8) | 2.440(5) | 2.444(7) | 2.447(5) | 2.450(5) |
|  | O2(2) | 2.511(8) | 2.516(8) | 2.514(9) | 2.516(8) | 2.518(8) | 2.525(5) | 2.531(7) | 2.536(5) | 2.534(5) |
|  | O2(2) | 2.541(8) | 2.540(7) | 2.547(8) | 2.548(7) | 2.550(8) | 2.549(5) | 2.551(7) | 2.555(5) | 2.568(5) |
|  | <Ca – O> | 2.520(3) | 2.522(3) | 2.524(3) | 2.526(3) | 2.526(3) | 2.529(2) | 2.533(3) | 2.536(2) | 2.541(3) |
| C | O1(1)* | 1.28(1) | 1.28(1) | 1.30(1) | 1.29(1) | 1.29(1) | 1.29(1) | 1.28(1) | 1.29(1) | 1.30(1) |
|  | O2(2)* | 1.30(1) | 1.29(1) | 1.28(1) | 1.29(1) | 1.30(1) | 1.29(1) | 1.30(1) | 1.30(1) | 1.29(1) |
|  | <C-O> | 1.29(1) | 1.29(1) | 1.29(1) | 1.29(1) | 1.30(1) | 1.29(1) | 1.29(1) | 1.30(1) | 1.30(1) |
|  | O1-C-O2(2) | 120.6(9)° | 120.8(8)° | 120.0(9)° | 120.1(8)° | 120.5(9)° | 120.0(6)° | 120.7(7)° | 120.1(6)° | 119.2(6)° |
|  | O2-C-O2(1) | 118.7(9)° | 118.4(8)° | 119.9(9)° | 119.8(8)° | 118.8(9)° | 119.8(6)° | 118.3(7)° | 119.6(5)° | 121.5(6)° |
|  | <O-C-O> | 120.0(6)° | 120.0(5)° | 120.0(6)° | 120.0(5)° | 120.0(6)° | 120.0(4)° | 119.9(4)° | 119.9(4)° | 120.0(4) |