Deposit Item 1.

List of observed and calculated structure factor moduli of unique reflections.*

h     k    l          Fo2            Fc2      (F2)/su    Fc/Fc(max)  Resolution (Å)

14   4   6        12.84        18.20       2.09        1.000       	0.62

12   6   8          5.42          3.81       2.01        0.457       	0.63

13   7   4          5.75          4.68       1.45        0.507       	0.64

8   12   6          5.60          6.75       1.25        0.609       	0.63

12  10  2          3.48          2.45       1.22        0.367       	0.62

3   12   9        11.90        13.93       1.07        0.875       	0.64

9  11    6          6.52          5.77       0.86        0.563       	0.63

10  5  11          4.61          4.12       0.81        0.476       	0.62

11  6   9           7.11          7.77       0.60        0.653       	0.63

2   6   14          9.11          8.57       0.42        0.686       	0.64

14   2   6          4.93          5.25       0.40        0.537       	0.64

6   14   4        13.71        13.15       0.30        0.850       	0.62

10  12  0          0.02          0.02       0.29        0.029       	0.63

1   13   8          2.95          2.88       0.15        0.398       	0.64

11  11  2          1.51          1.54       0.13        0.291       	0.62

4   13   7          7.98          8.04       0.06        0.665       	0.64

11  5  10          5.42          5.39       0.04        0.544       	0.62

*R1 = 0.069 for 17 unique reflections; wR2 = 0.156, GooF = 1.456.

Deposit Item 2.

Calculated X-ray powder diffraction data for panguite (CuKα1, in Bragg-Brentano geometry).

| h | k | l | d/Å | Irel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | 5.653 | 7.5 |
| 2 | 0 | 0 | 4.890 | 1.0 |
| 1 | 0 | 2 | 4.386 | 1.0 |
| 0 | 2 | 1 | 4.376 | 2.0 |
| 1 | 1 | 2 | 4.002 | 3.0 |
| 2 | 1 | 1 | 3.995 | 2.8 |
| 1 | 2 | 1 | 3.995 | 4.1 |
| 1 | 1 | 3 | 2.957 | 11.9 |
| 3 | 1 | 1 | 2.950 | 3.8 |
| 1 | 3 | 1 | 2.949 | 2.7 |
| 2 | 2 | 2 | 2.827 | 100.0 |
| 3 | 0 | 2 | 2.716 | 1.3 |
| 2 | 1 | 3 | 2.620 | 6.6 |
| 2 | 3 | 1 | 2.614 | 1.9 |
| 4 | 0 | 0 | 2.445 | 5.6 |
| 0 | 4 | 0 | 2.445 | 3.4 |
| 1 | 1 | 4 | 2.313 | 3.1 |
| 1 | 4 | 1 | 2.305 | 1.3 |
| 3 | 1 | 3 | 2.248 | 4.1 |
| 1 | 3 | 3 | 2.247 | 3.6 |
| 3 | 3 | 1 | 2.244 | 1.1 |
| 2 | 0 | 4 | 2.193 | 7.7 |
| 0 | 2 | 4 | 2.193 | 1.7 |
| 3 | 2 | 3 | 2.088 | 6.0 |
| 2 | 3 | 3 | 2.088 | 2.5 |
| 3 | 3 | 2 | 2.086 | 7.8 |
| 2 | 2 | 4 | 2.001 | 2.1 |
| 4 | 2 | 2 | 1.998 | 1.7 |
| 2 | 4 | 2 | 1.997 | 2.4 |
| 3 | 1 | 4 | 1.922 | 1.8 |
| 3 | 4 | 1 | 1.918 | 1.2 |
| 1 | 1 | 5 | 1.888 | 1.7 |
| 3 | 3 | 3 | 1.884 | 1.1 |
| 1 | 2 | 5 | 1.791 | 1.0 |
| 5 | 2 | 1 | 1.786 | 2.1 |
| 4 | 0 | 4 | 1.732 | 11.2 |
| 0 | 4 | 4 | 1.732 | 10.8 |
| 4 | 4 | 0 | 1.729 | 20.0 |
| 3 | 4 | 3 | 1.679 | 2.2 |
| 5 | 1 | 3 | 1.655 | 1.3 |
| 4 | 2 | 4 | 1.633 | 1.9 |
| 2 | 4 | 4 | 1.632 | 3.0 |
| 1 | 1 | 6 | 1.592 | 1.9 |
| 5 | 3 | 2 | 1.587 | 1.8 |
| 1 | 6 | 1 | 1.586 | 1.6 |
| 2 | 0 | 6 | 1.551 | 1.0 |
| 0 | 2 | 6 | 1.551 | 5.1 |
| 1 | 4 | 5 | 1.512 | 1.6 |
| 5 | 1 | 4 | 1.511 | 1.8 |
| 1 | 5 | 4 | 1.511 | 2.3 |
| 5 | 4 | 1 | 1.509 | 1.3 |
| 2 | 2 | 6 | 1.479 | 1.3 |
| 6 | 2 | 2 | 1.475 | 8.6 |
| 2 | 6 | 2 | 1.475 | 5.4 |
| 2 | 4 | 5 | 1.461 | 0.6 |
| 6 | 3 | 0 | 1.458 | 0.7 |
| 3 | 1 | 6 | 1.446 | 1.3 |
| 3 | 5 | 4 | 1.385 | 2.0 |
| 6 | 0 | 4 | 1.358 | 1.0 |
| 1 | 7 | 2 | 1.331 | 2.8 |
| 4 | 2 | 6 | 1.310 | 4.2 |