Table 1 (deposited). Raw experimental molar heat capacity data, Cp, for

katoite with molar mass of 378.286 g/mol. The PPMS Cp values have

been measured on 11.02 mg of sample and the DSC Cp values on 27.7

mg of sample. The DSC data represent the mean of three separate

measurements.

| T | Cp | σCp | T | Cp | σCp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K | J/mol∙K | J/mol∙K | K | J/mol∙K | J/mol∙K |
| PPMS |  |  | DSC |  |  |
| 5.0691 | 0.0832 | 0.0004 | 281.99 | 432.32 | 0.90 |
| 5.0696 | 0.0831 | 0.0004 | 286.46 | 435.97 | 1.15 |
| 5.0712 | 0.0826 | 0.0004 | 290.94 | 439.46 | 1.67 |
| 5.4574 | 0.1018 | 0.0005 | 295.42 | 443.58 | 1.38 |
| 5.4610 | 0.1021 | 0.0005 |  |  |  |
| 5.4626 | 0.1011 | 0.0007 |  |  |  |
| 5.8360 | 0.1235 | 0.0006 |  |  |  |
| 5.8369 | 0.1234 | 0.0006 |  |  |  |
| 5.8377 | 0.1240 | 0.0005 |  |  |  |
| 6.2514 | 0.1515 | 0.0007 |  |  |  |
| 6.2523 | 0.1517 | 0.0007 |  |  |  |
| 6.2556 | 0.1517 | 0.0007 |  |  |  |
| 6.7113 | 0.1880 | 0.0008 |  |  |  |
| 6.7121 | 0.1889 | 0.0012 |  |  |  |
| 6.7123 | 0.1893 | 0.0008 |  |  |  |
| 7.1572 | 0.2301 | 0.0010 |  |  |  |
| 7.1581 | 0.2302 | 0.0010 |  |  |  |
| 7.1602 | 0.2302 | 0.0010 |  |  |  |
| 7.6710 | 0.2848 | 0.0012 |  |  |  |
| 7.6714 | 0.2849 | 0.0013 |  |  |  |
| 7.6738 | 0.2853 | 0.0012 |  |  |  |
| 8.2210 | 0.3559 | 0.0015 |  |  |  |
| 8.2213 | 0.3563 | 0.0016 |  |  |  |
| 8.2244 | 0.3563 | 0.0015 |  |  |  |
| 8.8087 | 0.4456 | 0.0018 |  |  |  |
| 8.8092 | 0.4471 | 0.0019 |  |  |  |
| 8.8140 | 0.4463 | 0.0019 |  |  |  |
| 9.4412 | 0.5577 | 0.0022 |  |  |  |
| 9.4413 | 0.5577 | 0.0024 |  |  |  |
| 9.4458 | 0.5583 | 0.0023 |  |  |  |
| 10.117 | 0.700 | 0.003 |  |  |  |
| 10.118 | 0.701 | 0.003 |  |  |  |
| 10.122 | 0.702 | 0.003 |  |  |  |
| 10.850 | 0.878 | 0.003 |  |  |  |
| 10.851 | 0.879 | 0.004 |  |  |  |
| 10.853 | 0.880 | 0.003 |  |  |  |
| 11.624 | 1.099 | 0.004 |  |  |  |
| 11.625 | 1.101 | 0.004 |  |  |  |
| 11.630 | 1.101 | 0.004 |  |  |  |
| 12.456 | 1.371 | 0.005 |  |  |  |
| 12.457 | 1.372 | 0.006 |  |  |  |
| 12.460 | 1.373 | 0.005 |  |  |  |
| 13.346 | 1.709 | 0.006 |  |  |  |
| 13.348 | 1.711 | 0.007 |  |  |  |
| 13.353 | 1.712 | 0.006 |  |  |  |
| 14.301 | 2.117 | 0.007 |  |  |  |
| 14.303 | 2.120 | 0.009 |  |  |  |
| 14.308 | 2.122 | 0.007 |  |  |  |
| 15.325 | 2.623 | 0.009 |  |  |  |
| 15.327 | 2.624 | 0.011 |  |  |  |
| 15.332 | 2.627 | 0.009 |  |  |  |
| 16.424 | 3.232 | 0.011 |  |  |  |
| 16.427 | 3.235 | 0.014 |  |  |  |
| 16.432 | 3.236 | 0.011 |  |  |  |
| 17.602 | 3.963 | 0.014 |  |  |  |
| 17.603 | 3.964 | 0.016 |  |  |  |
| 17.610 | 3.968 | 0.013 |  |  |  |
| 18.863 | 4.848 | 0.021 |  |  |  |
| 18.867 | 4.847 | 0.016 |  |  |  |
| 18.875 | 4.855 | 0.016 |  |  |  |
| 20.231 | 5.915 | 0.021 |  |  |  |
| 20.235 | 5.915 | 0.020 |  |  |  |
| 20.238 | 5.923 | 0.026 |  |  |  |
| 21.674 | 7.153 | 0.034 |  |  |  |
| 21.688 | 7.174 | 0.025 |  |  |  |
| 21.689 | 7.173 | 0.026 |  |  |  |
| 23.243 | 8.674 | 0.031 |  |  |  |
| 23.245 | 8.840 | 0.074 |  |  |  |
| 23.246 | 8.681 | 0.039 |  |  |  |
| 24.909 | 10.431 | 0.036 |  |  |  |
| 24.910 | 10.428 | 0.037 |  |  |  |
| 24.911 | 10.438 | 0.044 |  |  |  |
| 26.678 | 12.459 | 0.047 |  |  |  |
| 26.702 | 12.738 | 0.105 |  |  |  |
| 26.705 | 12.490 | 0.056 |  |  |  |
| 28.613 | 14.879 | 0.092 |  |  |  |
| 28.614 | 14.894 | 0.066 |  |  |  |
| 28.627 | 14.833 | 0.056 |  |  |  |
| 30.66 | 17.67 | 0.06 |  |  |  |
| 30.67 | 17.67 | 0.06 |  |  |  |
| 30.68 | 17.86 | 0.10 |  |  |  |
| 32.87 | 20.94 | 0.07 |  |  |  |
| 32.88 | 20.97 | 0.08 |  |  |  |
| 32.90 | 21.00 | 0.10 |  |  |  |
| 35.22 | 24.65 | 0.09 |  |  |  |
| 35.23 | 24.67 | 0.09 |  |  |  |
| 35.27 | 25.21 | 0.19 |  |  |  |
| 37.76 | 29.00 | 0.10 |  |  |  |
| 37.76 | 28.99 | 0.10 |  |  |  |
| 37.80 | 29.07 | 0.10 |  |  |  |
| 40.47 | 33.94 | 0.12 |  |  |  |
| 40.48 | 33.96 | 0.12 |  |  |  |
| 40.52 | 34.05 | 0.12 |  |  |  |
| 43.38 | 39.53 | 0.14 |  |  |  |
| 43.39 | 39.55 | 0.14 |  |  |  |
| 43.42 | 39.61 | 0.16 |  |  |  |
| 46.50 | 45.89 | 0.16 |  |  |  |
| 46.51 | 45.95 | 0.18 |  |  |  |
| 46.54 | 45.98 | 0.16 |  |  |  |
| 49.85 | 53.16 | 0.19 |  |  |  |
| 49.85 | 53.17 | 0.18 |  |  |  |
| 49.88 | 53.24 | 0.22 |  |  |  |
| 53.43 | 61.36 | 0.21 |  |  |  |
| 53.43 | 61.38 | 0.21 |  |  |  |
| 53.46 | 61.48 | 0.21 |  |  |  |
| 57.27 | 69.91 | 0.23 |  |  |  |
| 57.28 | 69.92 | 0.24 |  |  |  |
| 57.31 | 70.03 | 0.23 |  |  |  |
| 61.39 | 78.89 | 0.27 |  |  |  |
| 61.40 | 78.88 | 0.26 |  |  |  |
| 61.44 | 79.09 | 0.29 |  |  |  |
| 65.82 | 88.59 | 0.29 |  |  |  |
| 65.82 | 88.62 | 0.30 |  |  |  |
| 65.87 | 88.76 | 0.31 |  |  |  |
| 70.55 | 99.14 | 0.33 |  |  |  |
| 70.56 | 99.12 | 0.34 |  |  |  |
| 70.60 | 99.18 | 0.33 |  |  |  |
| 75.62 | 110.25 | 0.36 |  |  |  |
| 75.63 | 110.36 | 0.35 |  |  |  |
| 75.68 | 110.42 | 0.39 |  |  |  |
| 81.05 | 122.34 | 0.40 |  |  |  |
| 81.06 | 122.32 | 0.40 |  |  |  |
| 81.10 | 122.53 | 0.42 |  |  |  |
| 86.87 | 135.04 | 0.42 |  |  |  |
| 86.88 | 135.07 | 0.43 |  |  |  |
| 86.93 | 135.24 | 0.45 |  |  |  |
| 93.11 | 148.26 | 0.44 |  |  |  |
| 93.11 | 148.19 | 0.48 |  |  |  |
| 93.17 | 148.39 | 0.49 |  |  |  |
| 99.81 | 162.77 | 0.50 |  |  |  |
| 99.83 | 162.66 | 0.50 |  |  |  |
| 99.89 | 162.90 | 0.56 |  |  |  |
| 107.00 | 177.61 | 0.55 |  |  |  |
| 107.00 | 177.72 | 0.56 |  |  |  |
| 107.07 | 177.81 | 0.60 |  |  |  |
| 114.69 | 193.65 | 0.57 |  |  |  |
| 114.69 | 193.70 | 0.61 |  |  |  |
| 114.76 | 193.76 | 0.63 |  |  |  |
| 122.93 | 210.00 | 0.64 |  |  |  |
| 122.94 | 210.04 | 0.62 |  |  |  |
| 123.00 | 210.14 | 0.66 |  |  |  |
| 131.80 | 226.82 | 0.67 |  |  |  |
| 131.81 | 226.84 | 0.67 |  |  |  |
| 131.86 | 226.94 | 0.70 |  |  |  |
| 141.29 | 244.41 | 0.73 |  |  |  |
| 141.30 | 244.61 | 0.74 |  |  |  |
| 141.34 | 244.71 | 0.80 |  |  |  |
| 151.48 | 264.43 | 1.01 |  |  |  |
| 151.49 | 263.38 | 0.75 |  |  |  |
| 151.51 | 263.28 | 0.75 |  |  |  |
| 162.36 | 281.78 | 0.90 |  |  |  |
| 162.38 | 281.72 | 1.52 |  |  |  |
| 162.39 | 281.56 | 0.89 |  |  |  |
| 174.05 | 300.54 | 0.81 |  |  |  |
| 174.05 | 300.60 | 0.80 |  |  |  |
| 174.06 | 300.52 | 0.82 |  |  |  |
| 186.55 | 319.10 | 0.98 |  |  |  |
| 186.55 | 319.26 | 1.05 |  |  |  |
| 186.56 | 319.39 | 0.99 |  |  |  |
| 199.95 | 337.55 | 1.59 |  |  |  |
| 199.96 | 338.64 | 1.39 |  |  |  |
| 199.98 | 338.30 | 1.37 |  |  |  |
| 214.30 | 357.60 | 1.41 |  |  |  |
| 214.32 | 357.56 | 1.39 |  |  |  |
| 214.34 | 357.89 | 1.39 |  |  |  |
| 229.66 | 375.97 | 0.97 |  |  |  |
| 229.71 | 375.80 | 0.96 |  |  |  |
| 229.72 | 376.26 | 1.12 |  |  |  |
| 246.13 | 395.35 | 0.98 |  |  |  |
| 246.22 | 395.56 | 0.99 |  |  |  |
| 246.22 | 395.32 | 1.22 |  |  |  |
| 263.73 | 412.89 | 1.50 |  |  |  |
| 263.88 | 413.13 | 1.51 |  |  |  |
| 263.89 | 412.93 | 1.54 |  |  |  |
| 282.59 | 431.49 | 1.66 |  |  |  |
| 282.81 | 430.95 | 1.15 |  |  |  |
| 282.81 | 431.35 | 1.61 |  |  |  |
| 302.91 | 449.43 | 1.24 |  |  |  |
| 303.07 | 449.69 | 1.25 |  |  |  |
| 303.09 | 449.29 | 1.28 |  |  |  |

Table 2.(deposited) Smoothed molar thermodynamic functions

for katoite at temperatures between 5 and 298.15 K

(M = 378.286 g/mol). Φ ≡ (ST - S0) - (HT - H0)/T.

| T | Cp | (ST-S0) | (HT-H0)/T | Φ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| K | J/mol∙K | J/mol∙K | J/mol∙K | J/mol∙K |
| 5 | 0.06804 | 0.02122 | 0.01605 | 0.00517 |
| 6 | 0.12686 | 0.03843 | 0.02925 | 0.00918 |
| 7 | 0.21350 | 0.06411 | 0.04903 | 0.01508 |
| 8 | 0.33133 | 0.09995 | 0.07661 | 0.02334 |
| 9 | 0.48452 | 0.14745 | 0.11307 | 0.03437 |
| 10 | 0.6786 | 0.2082 | 0.1596 | 0.0486 |
| 11 | 0.9198 | 0.2838 | 0.2173 | 0.0664 |
| 12 | 1.2138 | 0.3760 | 0.2877 | 0.0883 |
| 13 | 1.5650 | 0.4866 | 0.3721 | 0.1145 |
| 14 | 1.9765 | 0.6173 | 0.4716 | 0.1456 |
| 15 | 2.4496 | 0.7694 | 0.5874 | 0.1820 |
| 20 | 5.7414 | 1.8884 | 1.4325 | 0.4558 |
| 25 | 10.538 | 3.6572 | 2.7492 | 0.908 |
| 30 | 16.796 | 6.1101 | 4.5491 | 1.561 |
| 35 | 24.378 | 9.2532 | 6.8259 | 2.4272 |
| 40 | 33.623 | 13.089 | 9.576 | 3.5126 |
| 45 | 43.693 | 17.627 | 12.804 | 4.8227 |
| 50 | 54.041 | 22.764 | 16.409 | 6.3554 |
| 60 | 75.378 | 34.491 | 24.448 | 10.043 |
| 70 | 97.4 | 47.757 | 33.29 | 14.467 |
| 80 | 119.73 | 62.22 | 42.699 | 19.521 |
| 90 | 141.9 | 77.606 | 52.493 | 25.113 |
| 100 | 163.53 | 93.682 | 62.521 | 31.161 |
| 110 | 184.44 | 110.25 | 72.66 | 37.595 |
| 120 | 204.54 | 127.17 | 82.818 | 44.353 |
| 130 | 223.83 | 144.31 | 92.928 | 51.382 |
| 140 | 242.34 | 161.58 | 102.94 | 58.636 |
| 150 | 260.11 | 178.91 | 112.83 | 66.076 |
| 160 | 277.15 | 196.24 | 122.57 | 73.67 |
| 170 | 293.49 | 213.54 | 132.15 | 81.389 |
| 180 | 309.14 | 230.76 | 141.55 | 89.21 |
| 190 | 324.09 | 247.88 | 150.77 | 97.111 |
| 200 | 338.36 | 264.87 | 159.79 | 105.07 |
| 210 | 351.96 | 281.71 | 168.62 | 113.09 |
| 220 | 364.88 | 298.38 | 177.25 | 121.13 |
| 230 | 377.15 | 314.88 | 185.68 | 129.2 |
| 240 | 388.79 | 331.18 | 193.9 | 137.27 |
| 250 | 399.8 | 347.27 | 201.92 | 145.35 |
| 260 | 410.22 | 363.16 | 209.73 | 153.42 |
| 270 | 420.08 | 378.83 | 217.34 | 161.48 |
| 280 | 429.38 | 394.27 | 224.75 | 169.52 |
| 290 | 438.17 | 409.49 | 231.96 | 177.53 |
| 298.15 | 444.96 | 421.73 | 237.69 | 184.04 |